泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程

（征求意见稿）

2014.7.26

1  总  则

1.0.1 为规范泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体的应用技术，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2 本规范适用于以轻钢龙骨为支撑，以固定在轻钢龙骨上的纤维增强水泥板为面层，中间现浇泡沫混凝土的新型复合墙体，用于框架结构自承重内隔墙和自保温或复合保温外墙。不适用于对屏蔽、绝缘和防止放射线等有特殊要求的建筑墙体。

1.0.3 泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体的设计和施工应遵守国家有关结构安全、防火安全和环境保护的规定。

1.0.4 泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体的设计、施工和质量验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语、符号

2.1 术语

2.1.1泡沫混凝土

以硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料，与粉煤灰、骨料及发泡剂制成的轻质混凝土。

2.1.2纤维增强水泥板

以非石棉类无机矿物纤维、有机合成纤维或纤维素纤维单独或混合作为增强材料，以水泥或在水泥中掺入硅质、钙质材料为基材制成的平板。

2.1.3轻钢龙骨

以连续热镀锌钢板或钢带作原材料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。

2.1.4无涂装纤维增强水泥板

不带饰面层的纤维增强水泥板。

3  材料

3.1一般规定

3.1.1泡沫混凝土采用的原材料应符合以下标准的要求：

1  《通用硅酸盐水泥》GB 175；

2  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 A类；

3  《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》JC/T 409；

4  《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T 622；

5  《混凝土用水标准》JGJ 63；

6  《混凝土外加剂》GB8076。

3.1.2泡沫混凝土性能试验方法按《泡沫混凝土》JG/T 266-2011进行。

3.1.3泡沫混凝土所用的原材料与发泡剂、泡沫稳定剂、混凝土外加剂的化学性质应相容。

3.1.4泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体体系所用的纤维增强水泥板、密封材料、保温材料、固定件等的化学性质应相容。

3.2泡沫混凝土

3.2.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体中的泡沫混凝土应采用普通硅酸盐水泥。

3.2.2泡沫混凝土应采用物理发泡。

3.2.3泡沫混凝土的质量应符合以下规定。

1  泡沫混凝土干密度不应大于表3.2.3-1中的规定，其容许误差应为+5%；导热系数不应大于表3.2.3-1中的规定。

表3.2.3-1 泡沫混凝土干密度和导热系数

| 干密度等级 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m3） | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 导热系数（W/(m·K)） | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |

2  泡沫混凝土每组立方体试件的强度平均值和单块强度最小值不应小于表3.2.3-2的规定。

表3.2.3-2 泡沫混凝土强度等级（MPa）

| 强度等级 |  | C0.3 | C0.5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C7.5 | C10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 每组平均值 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
|  | 单块平均值 | 0.225 | 0.425 | 0.850 | 1.700 | 2.550 | 3.400 | 4.250 | 6.375 | 8.500 |

3  泡沫混凝土吸水率不应大于表3.2.3-3的规定。

表3.2.3-3 泡沫混凝土吸水率（%）

| 吸水率等级 | W5 | W10 | W15 | W20 | W25 | W30 | W40 | W50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸水率 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |

条文说明：

泡沫混凝土干密度等级与强度的大致关系见表1。

表1  泡沫混凝土干密度等级与强度的大致关系（MPa）

| 干密度等级 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 0.5～1.0 | 0.8～1.2 | 1.0～1.5 | 1.2～2.0 | 1.8～3.0 | 2.5～4.0 | 3.5～5.0 |

3.3纤维增强水泥板

3.3.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙用纤维增强水泥板的规格尺寸、外观质量及物理性能应符合下列规定。

1  外墙用纤维增强水泥板的规格尺寸宜符合表3.3.1-1的规定。

表3.3.1-1 纤维增强水泥板的规格尺寸（mm）

| 项 目 | 公称尺寸 |
| --- | --- |
| 长度 | 600～3600 |
| 宽度 | 150～1250 |
| 厚度 | 10～30 |
| 注：上述产品规格仅规定了范围，实际产品规格可在此范围内按建筑模数的要求进行选择。 |  |

2  外墙用纤维增强水泥板的形状与尺寸允许偏差应符合表3.3.1-2的规定。

表3.3.1-2形状与尺寸偏差

| 项目 |  | 形状与尺寸偏差 |
| --- | --- | --- |
| 长度（mm） | ＜1200 | ±3 |
|  | 1200~2440 | ±5 |
|  | ＞2440 | ±8 |
| 宽度（mm） | ≤1200 | ±3 |
|  | ＞1200 | ±5 |
| 厚度（mm） | ＜8 | ±0.5 |
|  | 8～20 | ±0.8 |
|  | ＞20 | ±1.0 |
| 厚度不均匀度（%） |  | ≤6 |
| 边缘直线度（mm） | ＜1200 | ≤2 |
|  | ≥1200 | ≤3 |
| 边缘垂直度(mm/m) |  | ≤3 |
| 对角线差（mm） |  | ≤5 |

3  外墙用纤维增强水泥板的公称厚度允许偏差应符合表3.3.1-3的规定。

表3.3.1-3 公称厚度尺寸允许偏差（mm）

| 公称长度、公称宽度尺寸e | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 8≤e≤20 | ±0.8 |
| e＞20 | ±1.0 |

4  外墙用纤维增强水泥板的物理性能应符合表3.3.1-4的规定。

表3.3.1-4外墙用纤维增强水泥板的物理性能

| 密度D(g/cm3) | 吸水率（%） | 含水率（%） | 不透水性 | 湿胀性（%） | 不燃性 | 抗冻性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4＜D≤1.7 | ≤28 | - | 24h检验后允许板反面出现湿痕，但不得出现水滴。 | 蒸压养护制品：≤0.25；蒸汽养护制品≤0.50。 | GB8624-1997不燃性A级。 | 经25次冻融循环，不得出现破裂、分层。 |

5  外墙用纤维增强水泥板的力学性能应符合表3.3.1-5的规定。

| 强度等级 | 抗折强度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 气干状态 | 饱水状态 |
| Ⅲ级 | 10 | 7 |
| Ⅳ级 | 16 | 13 |
| Ⅴ级 | 22 | 18 |

3.3.2泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙用无涂装纤维增强水泥板应进行六面防水处理。

3.3.3泡沫混凝土轻钢龙骨复合隔墙用纤维增强水泥板的规格尺寸、外观质量及物理性能应符合下列规定。

1  无石棉板的规格尺寸见表3.3.1-1.

2  无石棉板的形状与尺寸偏差应符合表3.3.1-2的规定。

3  无石棉板的物理性能应符合表3.3.4-3的规定。

表3.3.4-3 物理性能

| 类别 | 密度D(g/cm3) | 吸水率（%） | 含水率（%） | 不透水性 | 湿胀性（%） | 不燃性 | 抗冻性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低密度 | 0.8≤D≤1.1 | - | ≤12 | - | 蒸压养护制品≤0.25； 蒸汽养护制品≤0.50。 | GB 8624不燃性A级。 | - |
| 中密度 | 1.1＜D≤1.4 | ≤40 | - | 24h检验后允许板反面出现湿痕，但不得出现水滴。 |  |  | - |
| 高密度 | 1.4＜D≤1.7 | ≤28 | - |  |  |  | 经25次冻融循环，不得出现破裂、分层。 |

4  无石棉板的力学性能应符合表3.3.4-4的规定。

表3.3.4-4 力学性能（MPa）

| 强度等级 | 抗折强度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 气干状态 | 饱水状态 |
| Ⅰ级 | 4 | - |
| Ⅱ级 | 7 | 4 |
| Ⅲ级 | 10 | 7 |
| Ⅳ级 | 16 | 13 |
| Ⅴ级 | 22 | 18 |

3.4龙骨及龙骨组件

3.4.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体用龙骨外观、尺寸及力学性能应符合《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2008的规定。

3.4.2泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙用龙骨壁厚应不小于0.7mm ；隔墙用龙骨壁厚应不小于0.6mm。

3.4.3泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙用龙骨耐盐雾性能应≥1000h。

3.4.4泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体用轻钢龙骨的双面镀锌量和双面镀层厚度应符合表3.4.4-1的规定。

表3.4.4-1 轻钢龙骨镀锌量

| 用途 |  | 双面镀锌量（g/m2） | 双面镀层厚度（μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙用 |  | ≥180 | ≥27 |
| 隔墙用 | 一般 | ≥100 | ≥14 |
|  | 潮湿 | ≥120 | ≥18 |

3.5固定件及连接件

3.5.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙体系用固定件及连接件的材质均应为不锈钢。

3.5.2泡沫混凝土轻钢龙骨复合隔墙体系用固定件及连接件应进行热镀锌等防腐处理。

3.6密封材料

3.6.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙体系应采用硅酮建筑密封胶。其性能应符合表3.6.1的规定。

表3.6.1硅酮建筑密封胶理化性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25HM | 20HM | 25LM | 20LM |
| 1 | 密度 (g/cm3) |  | 规定值±0.1 |  |  |  |
| 2 | 下垂度（mm） | 垂直 | ≤3 |  |  |  |
|  |  | 水平 | 无变形 |  |  |  |
| 3 | 表干时间/h |  | ≤3 |  |  |  |
| 4 | 挤出性（ml/min） |  | ≥80 |  |  |  |
| 5 | 弹性恢复率（%） |  | ≥80 |  |  |  |
| 6 | 拉伸模量（MPa） | 23℃ | ＞0.4 或＞0.6 |  | ≤0.4 和≤0.6 |  |
|  |  | -20℃ |  |  |  |  |
| 7 | 定伸粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 8 | 紫外线辐射后粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 9 | 冷拉-热压后粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |

3.6.2泡沫混凝土轻钢龙骨复合隔墙体系可采用硅酮建筑密封胶、聚硫建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶或专用柔性水泥胶粘剂。其性能应符合表3.6.2-1、3.6.2-2和3.6.2-3的规定。

表3.6.2-1聚硫建筑密封胶物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20HM | 25LM |  | 20LM |
| 1 | 密度(g/cm3) |  | 规定值±0.1 |  |  |  |
| 2 | 流动性 | 下垂度（N型）·mm | ≤3 |  |  |  |
|  |  | 流平性（L型） | 光滑平整 |  |  |  |
| 3 | 表干时间（h） |  | ≤24 |  |  |  |
| 4 | 适用期（h） |  | ≥2 |  |  |  |
| 5 | 弹性恢复率（%） |  | ≥70 |  |  |  |
| 6 | 拉伸模量（MPa） | 23℃ | ＞0.4或＞0.6 |  | ≤0.4和≤0.6 |  |
|  |  | -20℃ |  |  |  |  |
| 7 | 定伸粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 8 | 紫外线辐射后粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 9 | 冷拉-热压后粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 10 | 质量损失率（%） |  | ≤5 |  |  |  |
| 注：适用期允许采用供需双方商定的其他指标值。 |  |  |  |  |  |  |

表3.6.2-2 聚氨酯建筑密封胶物理力学性能

| 试验项目 |  | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20HM | 25LM |  | 20LM |
| 密度(g/cm3) |  | 规定值±0.1 |  |  |  |
| 流动性 | 下垂度（N型）·mm | ≤3 |  |  |  |
|  | 流平性（L型） | 光滑平整 |  |  |  |
| 表干时间（h） |  | ≤24 |  |  |  |
| 挤出性1（mL/min） |  | ≥80 |  |  |  |
| 适用期2（h） |  | ≥1 |  |  |  |
| 弹性恢复率（%） |  | ≥70 |  |  |  |
| 拉伸模量（MPa） | 23℃ | ＞0.4或＞0.6 |  | ≤0.4和≤0.6 |  |
|  | -20℃ |  |  |  |  |
| 定伸粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 紫外线辐射后粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 冷拉-热压后粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 质量损失率（%） |  | ≤7 |  |  |  |
| 注1）：此项仅适用于单组分产品。 注2）：此项仅适用于多组分产品，允许采用供需双方商定的其他指标值。 |  |  |  |  |  |

3.6.2-3柔性水泥胶粘剂材料物理力学性能

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间 | 初凝（min.） | ≥45 |
|  | 终凝（h） | ≤12 |
| 抗压强度（MPa） | 28d | ≥24.0 |
| 抗折强度（MPa） | 28d | ≥8.0 |
| 压折比 |  | ≤3.0 |
| 粘结强度（MPa） | 7d | ≥1.0 |
|  | 28d | ≥1.2 |
| 耐碱性（饱和Ca(OH)2溶液，168h） |  | 无开裂， 无剥落 |
| 耐热性（100℃水，5 h） |  | 无开裂， 无剥落 |

4设计

4.1一般规定

4.1.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙板的厚度，应根据使用部位、环境气候条件、主体结构承载力要求等因素综合确定。厚度宜符合表4.1-1的规定。

表4.1-1  泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体的厚度选用表（mm）

| 墙体厚度 | 面板厚 | 龙骨宽 |
| --- | --- | --- |
| 66、91、100、120 | 6、8、10、12 | 50、75、80、100 |
| 150～450 | 8～30 | 50～75（双排安装） 130、180（单排安装） |

4.1.2泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙板应进行承载力及稳定性计算，外墙板在风荷载作用下应进行变形验算。

4.1.3在寒冷及严寒地区，泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙体应增设保温构造。保温复合墙体系统的热工性能，应满足《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26和《公共建筑节能设计标准》GB 50189的要求。

4.1.4泡沫混凝土轻钢龙骨隔墙体系的隔声性能，应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

4.1.5泡沫混凝土轻钢龙骨隔墙体的选用，宜符合表4.1.6的规定。

表4.1.6  泡沫混凝土轻钢龙骨隔墙体的选用表

| 序号 | 墙体厚度（mm） | 泡沫混凝土密度等级 | 纤维增强水泥板（mm） | 耐火极限（h） | 隔声性能（dB） | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66 | 不低于A04 | ≥6 | 1 | 35 | 隔断 |
| 2 | 91 | 不低于A04 | ≥8 | 2 | 38 | 隔断、卫生间隔墙 |
| 3 | 100 | 不低于A04 | ≥8 | 2 | 40 | 隔断、卫生间隔墙、分室墙 |
| 4 | 120 | 不低于A04 | ≥8 | 2 | 42 | 卫生间隔断、管道井、分室墙 |
| 5 | 150 | 不低于A05 | ≥8 | 3 | 43 | 楼梯间墙、分室墙 |
| 6 | 200 | 不低于A05 | ≥8 | 3 | 48 | 楼梯间墙、分户墙、外墙 |
| 7 | 200以上 | 不低于A05 | ≥10 | 3 | ≥48 | 外墙、防火墙 |

4.2龙骨及龙骨组件

4.2.1组成复合墙体的龙骨及龙骨组件应满足以下要求：

1  上、下横龙骨与主体结构固定的射钉或膨胀螺栓的间距不应大于600mm。

2  上、下横龙骨的两端与主体结构的柱、墙间的间隙不应小于10mm，需要接长时，接长处两龙骨间也应预留间隙不宜小于10mm。

3  上、下横龙骨在门窗洞口处需要截断时，射钉或膨胀螺栓固定点距离端部不应大于50mm。

4  上横龙骨固定在钢结构基层上时，应在上横龙骨和钢结构基层之间增设一层橡胶垫板，宽度与上横龙骨同宽，厚度不宜小于3mm。

5  竖龙骨的间距不应大于600mm，竖龙骨与上龙骨顶部之间应留置10mm间距。

6  竖龙骨与主体构件固定的射钉或膨胀螺栓的间距不应大于700mm。

7  竖龙骨需要接长时，宜采用对接连接，对接处内衬龙骨长度不应小于300mm，并用拉铆钉或龙骨钳固定。

8  门窗洞口及水电箱柜等开洞处，轻钢龙骨应设置加强措施，龙骨的开口应与朝向洞口相反。

9  墙体厚度在150mm～300mm，宜采用50mm～75mm双排轻钢龙骨，双排龙骨之间应进行拉结。可采用宽度大于40mm的中密度板条进行拉接，拉接间隙为：200mm厚以下的墙体为800mm，超过200mm厚墙体拉接间隙最大为700mm。

10  墙体厚度大于300mm，宜采用75双排轻钢龙骨，双排龙骨之间采用宽度大于40mm的中密度板条进行拉接，拉接间隙为600mm。

4.2.2在外墙与主体相接时，应采用植横筋的方式，横筋长度不应小于300mm，上下筋间距不应大于700mm。

4.2.3泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙板内预埋水电管线时，水电管线与线盒应与轻钢龙骨连接牢固。

4.2.4当墙体上预埋的水、电箱、柜等开洞处与竖龙骨位置冲突时，应对竖龙骨的布置进行调整。

4.2.5泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体高度超过4.5m时，应采取保证轻钢竖龙骨稳定的加强措施；墙体长度超过6m时，应采取防止墙体变形的构造措施。

4.2.6门、窗洞口等节点部位应确保纤维水泥板与龙骨平齐，减少龙骨间距。

4.2.7当隔墙高度超过4500mm时应增加水平龙骨，并加圈梁。墙体半高处宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土现浇带，现浇带应与墙同宽，截面高度宜为200mm，水平方向应配置四根直径不小于12mm的钢筋，箍筋直径不宜小于8mm，箍筋间距不宜大于200mm。

4.3泡沫混凝土

4.3.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙用泡沫混凝土的密度等级不应小于A06，导热系数不应大于0.14W/（m.K）；抗压强度不应低于1.6MPa，吸水率不应大于20%。

4.3.2泡沫混凝土轻钢龙骨复合隔墙之分户墙、卫生间隔墙及管道井所用泡沫混凝土的密度等级不应小于A05，导热系数不宜大于0.12W/（m.K）；抗压强度不应低于1.0MPa。

4.3.3泡沫混凝土轻钢龙骨复合隔墙之分室墙所用泡沫混凝土的密度等级不应小于A04，；抗压强度不应低于0.8MPa。

4.4纤维增强水泥板

4.4.1纤维增强水泥板的设计应满足以下要求：

1  纤维增强水泥板的立边应与竖向龙骨固定，且同一龙骨两侧的纤维增强水泥板应错缝拼接。

2  纤维增强水泥板固定时应采用沉头自攻螺钉，板中的自攻螺钉的间距不应大于250mm，板边的自攻螺钉的间距应不大于200mm，端距为10mm～15mm，拧紧后的自攻螺钉顶面应微凹入平板表面下0.5mm～1mm。

4.4.2在寒冷及严寒地区或高层建筑中，泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙应选用强度等级Ⅳ级或Ⅴ级的纤维增强水泥板。

4.4.3长期处于潮湿环境时，泡沫混凝土轻钢龙骨复合隔墙宜使用中密度或高密度纤维增强水泥板。

4.4.4泡沫混凝土轻钢龙骨复合分户墙及宜悬挂水箱或采暖器等重物的分室墙宜中密度或高密度纤维增强水泥板，且强度等级宜为Ⅳ级或Ⅴ级。

4.4.5组成复合墙体的双排龙骨及龙骨组件应满足以下要求：

1  墙体厚度在150mm～300mm时，应采用不低于8mm厚中密度水泥板安装。

2  墙体厚度大于300mm时，应采用不低于10mm厚中密度水泥板安装。

5施工

5.1一般规定

5.1.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体工程的施工单位应根据设计技术文件编制专项施工方案。

5.1.2现浇泡沫混凝土拌合物浇筑施工前，应按规定留样复检。

5.1.3泡沫混凝土不得在日平均温度5℃以下进行浇筑施工； 5级以上大风天或雨天施工时应有防止泡沫混凝土拌合物水分散失过快及避雨措施。

5.1.4泡沫混凝土养护期间不得进行震动性较大的其他施工。

5.2施工流程

5.2.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体施工应按以下流程进行：

龙骨安装

纤维增强水泥板安装

发泡混凝土浇筑

板面清理

养护

5.2.2龙骨安装应按以下流程进行：

沿顶龙骨

沿地龙骨

边竖龙骨

中竖龙骨

特殊部位龙骨

5.2.3纤维增强水泥板安装应按以下流程进行：

预埋管线敷设

裁板

封板

板缝嵌填密封剂

开设灌浆孔

5.2.4发泡混凝土浇筑应按以下流程进行：

配料

搅拌

泵送

留样

浇筑

封灌浆孔

5.3施工准备

5.3.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体工程应符合下列条件时，方可进行施工。

1  安装泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体的部位已具备施工条件。

2  应清扫楼、地面浮灰；天气干燥时，应先将基层润湿，但不得有积水。

3  室内应弹出+50cm或+100cm标高线，并进行平面防线。

4  熟悉图纸，并向作业班组作详细的技术交底。

5.3.2所有原材料应符合设计要求，并验收合格。

5.3.3所有原材料应按现场平面布置分类堆放。

5.3.4板锯、电动切割机、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等主要施工机具准备就绪。

5.3.5水泥料浆输送泵、泡沫发泡机、水泥料浆搅拌机、水泥上料机、输送管道、蓄水袋，水泵等灌浆专用机械准备就绪。

5.4龙骨安装

5.4.1应按平面控制线将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。外墙固定点间距不应大于400mm；隔墙固定点间距不应大于600mm。混凝土基层射钉射入深度应为23±1mm；实心砖墙应为30±1mm；空心砖墙应为50±1mm。

5.4.2竖向龙骨应根据尺寸要求进行裁切，安装时翼缘应朝向板面方向推入横向沿顶、沿地龙骨内。竖向龙骨需要接长时，可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处，并用拉铆钉或自攻螺丝固定。

5.4.3外墙墙体龙骨安装应符合下列规定：

1  窗洞口两侧应采用双排75mm或20#槽钢竖向龙骨安装，龙骨开口对向安装。在龙骨的两侧用水泥板封闭，浇筑C20以上混凝土作为构造柱。

2  窗台部位应做防水返台，防水返台高度不能低于200mm，窗台顶部应做细石混凝土压点处理，压点高度不能低于100mm。

5.4.4内、外墙体厚度在150mm～300mm，将采用最大180单排龙骨或50双排轻钢龙骨和8mm厚中密度水泥板安装。在双排龙骨安装完毕后，应进行横向拉结。

5.5纤维增强水泥板安装

5.5.1注意电器与门窗、安装电管、电气设备的隐蔽工程在封板前实施。

5.5.2纤维水泥平板安装应在龙骨安装及墙体内预埋管线敷设完毕并验收合格后进行；也可在一侧平板安装的同时，配合安装墙体内预埋的水、电管线和配套设施，经验收合格后，再安装另一侧平板。

5.5.3纤维水泥平板应自下而上、逐块逐排安装，如需对接时，应紧靠，但不得强压就位。板块的立边均应落在竖向龙骨的中线上。平板应从洞口处开始安装。平板的竖向拼接缝应位于竖龙骨的中线上但隔墙为防火墙时，水泥复合板应竖向铺设。曲面墙所用水泥复合板宜横向铺设。

5.5.4龙骨两侧的纤维增强水泥板应错缝排列。

5.5.5纤维增强水泥板应用自攻螺钉或燕尾螺钉固定。安装纤维增强水泥板时，应从板的中部向板的四边固定，钉头略入板内，钉帽应刷防锈漆。

5.5.6隔墙端部的纤维增强水泥板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施工时，应先在槽口处加注嵌缝料，然后铺板，挤压柔性水泥胶粘剂使其和邻近表层紧密接触。

5.5.7泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体用于防火隔墙时，纤维增强水泥板应另设横撑龙骨加以固定，不得固定在沿顶、沿地龙骨上。

5.5.8纤维增强水泥板板缝处理应按下列规定进行：

1纤维增强水泥板间应留有（3～5）mm缝隙，且应为坡口与坡口相接；

2应清除缝内浮土后，用小刮刀或小抹子把接缝材料嵌入板缝，板缝应嵌满、嵌实，并与坡口刮平。板面不得残留胶粘剂；

3 待柔性水泥胶粘剂硬化后，应在接缝处涂刷聚醋酸乙烯胶粘剂（白乳胶），并迅速将防开裂绷带贴牢、压实。

5.5.9阴、阳角的处理应按下列规定进行：

1阴角处板缝处理方式应按5.5.7进行；

2阳角处粘贴两层网格布，并向两侧翻包50mm。

5.5.10平板安装完成后，在墙体一侧平板上方开设灌浆孔，灌浆孔应靠近上横龙骨下边缘，灌浆孔直径宜为60mm～80mm。并应在适当位置开设排气孔。

5.6泡沫混凝土浇筑

5.6.1 泡沫混凝土浇筑前应按设计及工艺要求确定泡沫混凝土的配合比。泡沫混凝土的工作度应满足设计和施工的要求。

5.6.2宜采用强制式搅拌机搅拌，泵送浇筑。

5.6.3 泡沫混凝土配比应准确，搅拌时间不宜少于3min。。

5.6.4泡沫混凝土浇筑施工应满足以下要求：

1  水、电管线及预埋件应验收合格。

2  泡沫混凝土浇筑应在龙骨和纤维水泥平板安装验收合格后进行；

3  泡沫混凝土浇筑过程中，应注意保护墙体内预埋的水电管线不被破坏，预埋的箱、柜、盒等无变形移位，并采取适当措施确保泡沫混凝土浆体不流入预埋的箱、柜、盒中；

4  泡沫混凝土应分层浇筑，每层浇筑高度应控制在800mm以下；待前次浇筑面达到初凝后方可再次浇筑；

5  泡沫混凝土浇筑施工时，出料口离浇筑面垂直距离不宜超过3000mm。

6  泡沫混凝土浇筑过程中，不得采取机械振捣方式密实，可采用橡皮锤随时轻击纤维水泥平板表面进行外部震动；

7  泡沫混凝土浇筑完成后，应用木抹子抹平灌浆孔，与纤维水泥平板的高度差不大于0.5mm,并及时将板面和接缝处清理干净；

5.7养护

5.7.1泡沫混凝土养护期间，不得在泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体上进行钉、凿、剔等施工，不得撞击墙体。

5.7.2泡沫混凝土浇筑完成后，养护时间不得少于14d；日平均温度低于5℃时，养护时间不得少于21d。

6质量验收

6.1一般规定

6.1.1泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体工程质量验收时应检查下列文件和记录：

1 泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体施工图、设计说明及相关设计文件；

2 材料的检测报告、产品合格证、进场验收记录和复验报告；

3隐蔽工程验收记录；

4 施工记录和检验批质量验收记录表

6.1.2应对下列隐蔽工程项目进行验收：`

1 沿顶龙骨、沿地龙骨与结构应可靠固定；

2 墙体中设备管线的敷设应符合设计要求；

3龙骨的水平及垂直度应符合要求；

5泡沫混凝土中水泥、粉煤灰及水的质量计量允许偏差为±0.5%，骨料的质量计量允许偏差为±2%。泡沫混凝土密度均匀性应符合要求。

6.1.3泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体工程应以每1000m2为一个检验批，不足1000m2按一个检验批计；检验数量不少于一个检验批的10%，少于3个自然间全数检验。

6.2龙骨安装

Ⅰ主控项目

6.2.1龙骨材质、规格、型号应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告及复验报告。

检验数量：以同一厂家相同生产工艺、同一规格类型、稳定连续生产的产品一万根为一批，不足一万根的以一批计。

6.2.2龙骨安装应牢固。

检验方法：观察；手扳；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

检验数量：从一个检验批中随机抽查10%。

Ⅱ一般项目

6.2.3龙骨水平度及垂直度应符合要求：水平面允许偏差为4mm，垂直面允许偏差为5mm。

检验方法：用2m靠尺和线坠检查。

检验数量：从一个检验批中随机抽查10%。

6.2.4固定点间距应符合设计要求。射钉外露9±1mm。

检验方法：观察、尺量。

检验数量：从一个检验批中随机抽查10%。

6.3纤维增强水泥板安装

Ⅰ主控项目

6.3.1纤维增强水泥板的品种、规格应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

检验数量：以同一厂家相同生产工艺、同一规格、同一批次产品6000m2产品为一批，不足6000m2的以一批计。

6.3.2安装隔墙板材所需固定件的位置、数量、固定方法及防腐处理应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量；检查隐藏工程验收记录。

检验数量：从一个检验批中随机抽查10%。

6.3.3 隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损。

检验方法：观察。

检验数量：从一个检验批中随机抽查10%。

Ⅱ一般项目

6.3.4嵌缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。

检验数量：从一个检验批中随机抽查10%。

6.3.5板材安装允许偏差应符合表6.3.7-1的规定。

表6.3.7-1  板材安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 立面垂直度 | 4 |
| 表面平整度 | 4 |
| 阴阳角方正 | 4 |

检验方法：观察、尺量。

检验数量：从一个检验批中随机抽查10%。

6.4泡沫混凝土浇筑

Ⅰ主控项目

6.4.1泡沫混凝土的容重、强度、导热系数、含水率应符合设计要求。

检验方法：检查新拌混凝土的留样记录。

检验数量：以同一配合比连续浇筑400m3为一批，不足400m3按一批计。

6.4.2泡沫混凝土的容重应均匀。

检验方法：分别在墙面的上、中及下部钻芯取样，容重的偏差应不大于5%。

检验数量：从三个检验批中随机抽查10%，单位工程随机抽查。

Ⅱ一般项目

6.4.3泡沫混凝土浇筑应密实，空鼓面积每处不得超过100*100mm，且每面墙不得多于3处。

检验方法：用橡皮锤敲击。

检验数量：从一个检验批中随机抽查10%。

附录A1 隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 部位 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽工程（或物件） |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |
| 试验单号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查检验意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经检查龙骨安装和射钉的间距及质量符合设计规范要求 施工单位检查人： |  |  |  |  | 符合要求，同意隐蔽验收。 监理单位检查人： （建设单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程技术负责人 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |

附录A2 板材封堵工程检验批质量验收记录表

| 单位（于单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（于分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 装饰装修分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检验评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 板材质量 |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 预埋件、连接件 |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 安装质量 |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 接缝材料、方法 |  |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 安装位置 |  |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  | 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 板材隔墙安装详细信息 |  |  | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录A3 骨架隔墙工程检验批质量验收记录表

| 单位（于单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（于分部）工程名称 |  |  |  |  |  | 装饰装修分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检验评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  | 材料质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 龙骨连接 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 龙骨间距及构造连接 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 防火、耐腐 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 墙面板安装 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 墙面板接缝材料及方法 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 填充材料 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 龙骨隔墙安装允许偏差 |  |  | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |