喷涂橡胶沥青防水涂料应用技术规程

(征求意见稿)

目  录

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	3

4 材  料	4

5 设  计	6

5.1 一般规定	6

5.2 屋面工程	6

5.3 地下工程	11

5.4 室内防水工程	13

5.5 其他防水工程	13

6 施  工	14

6.1 一般规定	14

6.2 施工准备	14

6.3 涂层施工	15

6.4涂层修补	15

7 质量验收	16

7.1 一般规定	16

附录A  喷涂橡胶沥青防水涂料复验项目及现场抽样要求	18

附录B  安全和环境保护	19

附录C  试验方法	20

本规范用词说明	26

引用标准名录	27

# 总  则

1.0.1为规范喷涂橡胶沥青防水涂料的防水设计、施工和质量验收，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

条文说明：喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是近年来开发出的新型防水涂料。该涂料采用特殊工艺，将超细、悬浮、微乳型的改性阴离子乳化沥青和橡胶乳液配制而成（A 组分），再与促凝剂剂（B 组分）通过专用喷涂设备混合，到达基面瞬间凝聚，涂膜是干后形成具有不透水功能的高弹性涂层。与传统的水乳型沥青防水涂料相比，涂膜的断裂延伸率、弹性恢复率、耐热度、粘结强度和不透水性更为优异；同时具有对基层含水率的要求不苛刻，施工效率更高的特点。在现行的《地下工程防水技术规范》GB 50108和《屋面工程技术规范》GB 50345中，如果按照沥青基防水涂料的厚度（单道涂膜厚度≥3mm）要求，该涂料的性能更为富裕，但同时也会大大地增加工程造价。因此编制组在验证性试验的基础上，本着技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建工业与民用建筑的屋面、地下防水工程及建筑屋面翻新防水工程，也可用于污水处理厂、地铁等防水工程。市政、桥梁、矿山尾矿处理等防水工程可参照执行。

条文说明：喷涂速凝橡胶沥青防水涂料作为沥青基的材料不适用饮用水池的防水工程。

1.0.3 喷涂橡胶沥青防水涂料的防水设计、施工和质量验收除应符合本规程外，尚应符合国家、行业或地方现行有关标准。

1.0.4 喷涂橡胶沥青防水涂料的防水设计、施工应遵守国家和地方有关环境保护的规定。

# 2 术  语

2.0.1 喷涂橡胶沥青防水涂料

采用超细悬浮微乳型阴离子改性乳化沥青和合成高分子聚合物（A组分）与促凝剂（B组分）通过专用喷涂设备，A、B组分在空中混合，到达基面瞬间凝聚，涂膜实干后形成具有不透水功能的高弹性涂层。

2.0.2 涂刷型橡胶沥青防水涂料

采用手工涂刷方式，涂料成膜后性能与喷涂橡胶沥青防水涂料相同的防水涂料。用于节点处理等小面积施工。

# 3 基本规定

3.0.1采用喷涂橡胶沥青防水涂料涂层作为防水层时，工程的防水等级与设防要求应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108、《屋面工程技术规范》GB 50345等相关标准的有关规定。

条文说明：本规程基于验证性试验的结果，仅对采用喷涂橡胶沥青防水涂料作为防水层时，单道涂膜厚度进行了规定，在防水等级和防水做法上应严格按照《地下工程防水技术规范》GB 50108、《屋面工程技术规范》GB 50345执行。

3.0.2 喷涂橡胶沥青防水涂料与相邻的防水层或保温层之间应具有相容性。

3.0.3节点处理宜采用涂刷型橡胶沥青防水涂料；防水附加层、防水加强层宜采用涂刷型橡胶沥青防水涂料，并夹铺胎体增强材料。

条文说明：采用喷涂橡胶沥青防水涂料进行管根部等细部节点处理时，防水层的位置及厚度不宜控制；防水附加层或防水加强层施工面积较小，采用涂刷型橡胶沥青防水涂料可保证涂层厚度，同时节约涂料用量。

3.0.4 防水层施工完成后，应对防水层进行及时保护，因后续工程需要进行凿孔、打洞时，应进行局部修补。

条文说明：屋面防水工程完成后，在女儿墙上安装栏杆或屋面安装广告牌（架）时，会造成防水层破坏，此时应进行局部修补处理。

3.0.5 不得直接在喷涂高弹橡胶沥青防水涂料涂层表面进行明火烘烤、热熔沥青材料等施工。

3.0.6 涂膜防水层的上部不宜直接采用以溶剂型粘结剂进行冷粘法施工的防水卷材。否则应进行相容性试验。

# 4 材  料

4.0.1 喷涂橡胶沥青防水涂料的性能指标应符合表4.0.1的规定。

表4.0.1喷涂橡胶沥青防水涂料的性能指标

| 项目 |  |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实干时间（h） |  |  | ≤24 |
| 固体含量（%） |  |  | ≥55 |
| 耐热度（℃） |  |  | 120±2，无流淌、滑动、滴落 |
| 不透水性 |  |  | 0.3MPa,30min无渗水 |
| 钉杆自愈性 |  |  | 无渗水 |
| 吸水率（%）（24h） |  |  | ≤2 |
| 粘结强度（MPa） | 无处理 |  | ≥0.4 |
|  | 潮湿基面 |  | ≥0.4 |
| 拉伸强度（MPa） |  |  | ≥0.8 |
| 弹性恢复率（%） |  |  | ≥85 |
| 断裂伸长率（%） |  | 标准条件 | ≥1000 |
|  |  | 热处理 | ≥800 |
|  |  | 酸处理 | ≥800 |
|  |  | 碱处理 | ≥800 |
|  |  | 盐处理 | ≥800 |
|  |  | 紫外线处理 | ≥800 |
| 低温柔性 |  | 标准条件 | -20℃无裂纹、断裂 |
|  |  | 热处理 | -15℃无裂纹、断裂 |
|  |  | 酸处理 |  |
|  |  | 碱处理 |  |
|  |  | 紫外线处理 |  |

4.0.2用于地下防水工程时，喷涂橡胶沥青防水涂料的性能指标还应符合表4.0.2的规定。

表4.0.2 喷涂橡胶沥青防水涂料用于地下防水工程的性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 粘结强度保持率（%） （浸水168h后） | 无处理 | ≥80 |
|  | 潮湿基面 | ≥80 |
| 抗渗性（MPa） | 无处理（120min） | ≥0.3 |
|  | 浸水168h后（120min） | ≥0.3 |
|  | 砂浆迎水面 | ≥0.8 |
| 浸水168h后拉伸强度（MPa） |  | ≥0.6 |
| 浸水168h后断裂伸长率（%） |  | ≥800 |

条文说明：喷涂橡胶沥青防水涂料不宜用于背水面防水。

4.0.3 涂刷型橡胶沥青防水涂料的性能应符合表4.0.1的规定。

4.0.4 喷涂橡胶沥青防水涂料的有害物质限量应符合《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066-2008中对水性建筑防水涂料的规定。

4.0.5 喷涂橡胶沥青防水涂料工程中所使用的密封材料、胎体增强材料等应符合相关标准的规定，并与喷涂橡胶沥青防水涂料相容。

条文说明：密封材料应根据当地气温、使用部位，选择耐热度、低温柔性、耐老化性能和变形能力等相适应的材料。胎体增强材料可使用聚酯无纺布或化纤无纺布。用于屋面时，应符合GB50345B.1.9的要求。

# 5 设  计

- 5.1 一般规定

5.1.1 喷涂橡胶沥青防水涂料的设计应包括下列内容：

1 防水工程的设防等级和设防要求；

2 防水构造设计；

3 喷涂橡胶沥青防水涂料、涂刷型橡胶沥青防水涂料的主要性能指标；

4 细部构造防水、密封措施；

5 防水涂膜保护措施。

5.1.2 应根据防水工程的设防等级、应用部位等确定喷涂橡胶沥青防水涂膜的厚度。

5.1.3 卷材与喷涂橡胶沥青防水涂料复合使用时，涂膜层宜位于卷材下面。

- 5.2 屋面工程

5.2.1 用于平屋面Ⅰ级防水设防时，喷涂橡胶沥青防水涂料可与其他防水材料复合使用，也可以单独使用。单独使用时，涂膜防水层厚度不得小于2.7mm。

5.2.2 用于平屋面Ⅱ级防水设防时，喷涂橡胶沥青防水涂料可单独使用。

5.2.3 用于坡屋面时，喷涂橡胶沥青防水涂料可单独使用。

5.2.4 每道涂膜防水层最小厚度应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4每道涂膜防水层最小厚度

| 防水等级 | 平屋面 |  | 坡屋面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | 一级 | 二级 |
| 涂膜厚度 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥1.5 | ≥1.2 |

5.2.5 喷涂橡胶沥青防水涂料用于隔汽层或防潮层时，涂膜厚度应不小于1.0mm。

5.2.6 防水附加层设计应符合GB50345、GB50693的相关规定。以喷涂橡胶沥青防水涂料或涂刷型橡胶沥青防水涂料做防水附加层时，应夹铺胎体增强材料。

5.2.7 喷涂橡胶沥青防水涂料不宜裸露使用。不上人屋面保护层可采用浅色涂料或水泥砂浆保护层；上人屋面的刚性保护层与涂膜防水层之间应设置隔离层，保护层的设计应符合GB50345的相关规定。

5.2.8 屋面工程细部节点构造应包括：檐口、檐沟和天沟、女儿墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道等部位。

5.2.9 屋面檐沟(图5.2.9)和天沟的防水构造，应符合下列规定：

图5.2.9 防水屋面檐沟

1-喷涂橡胶沥青防水附加层；2-喷涂橡胶沥青防水层；3-保护层

1 檐沟和天沟的防水层下应增设附加层，附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm；

2 檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部，收头应用喷涂橡胶沥青防水涂料多遍喷涂或涂刷；

3 檐沟外侧下端应做鹰嘴或滴水槽；

4 檐沟外侧高于屋面结构板时，应设置溢水口。

5.2.10 女儿墙（图5.2.10）的防水构造应符合下列规定：

图5.2.10女儿墙

1-喷涂橡胶沥青防水层；2-喷涂橡胶沥青防水附加层；

1 现浇混凝土女儿墙的喷涂橡胶沥青防水涂料涂层应覆盖整个女儿墙内侧及顶面，涂层应从女儿墙内壁开始翻过女儿墙顶面并沿外墙下翻100mm。

2 女儿墙泛水处的防水层下应增设防水附加层，防水附加层的厚度为2.0mm；防水附加层在平面和立面的宽度不应小于250mm；

3 涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷；

5.2.11 水落口（图5.2.11-1、图5.2.11-2）与基层接触处应设置凹槽，凹槽内用密封材料封闭。防水附加层应伸入水落口内不少于50mm，防水层应超出附加层不小于50mm。

图5.2.11-1 横式水落口

1-水落斗；2-喷涂橡胶沥青防水层；

3-喷涂橡胶沥青防水附加层；4-密封材料

图5.2.11-2 直式水落口

1-喷涂橡胶沥青防水层；2-喷涂橡胶沥青防水附加层；3-水落斗

5.2.12 变形缝（图5.2.12-1、图5.2.12-2）防水构造应符合下列规定：

图5.2.12-1 等高变形缝

1-混凝土盖板；2-衬垫材料；3-喷涂橡胶沥青防水层封盖；

4-喷涂橡胶沥青防水附加层；5-喷涂橡胶沥青防水层

图5.2.12-2 高低跨变形缝

1-混凝土盖板；2-喷涂橡胶沥青防水层层；

3-喷涂橡胶沥青防水附加；4-保温材料

1 变形缝泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度不应小于250mm；防水层应涂刷至泛水墙的顶部；

2 变形缝内应嵌填保温材料，并增设夹铺胎体增强材料的加强层，顶部应加扣混凝土或金属盖板。

3 高低跨屋面防水层与立墙交接处变形缝，应增设夹铺胎体增强材料的加强层，缝中嵌填保温材料，并采取能适应变形的覆盖处理。

5.2.13 伸出屋面管道根部的周边应设置凹槽，凹槽内刷涂橡胶沥青防水涂料封闭。涂膜防水层上返高度不小于250mm。（图5.2.13）

图5.2.13出屋面管道

1-喷涂橡胶沥青防水层；2-密封材料；

3-喷涂橡胶沥青防水附加层；4-管道

- 5.3 地下工程

5.3.1 用于一级防水设防时，喷涂橡胶沥青防水涂料可与其他防水材料复合使用，也可以单独使用。单独使用时，涂膜防水层厚度不得小于2.7mm。

5.3.2 用于二级防水设防时，喷涂橡胶沥青防水涂料可单独使用。

5.3.3 每道涂膜防水层最小厚度应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3每道涂膜防水层最小厚度

| 防水等级 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 涂膜厚度 | ≥1.5 | ≥2.0 |

条文说明：验证试验结果表明：符合表4.0.1要求的喷涂橡胶沥青防水涂料，可满足0.3MPa，120min的要求。

5.3.4 喷涂橡胶沥青涂膜防水层应设在迎水面。地下室侧墙可采用外防外涂或外防内涂。

5.3.5 防水加强层设计应符合GB50108的相关规定。以喷涂橡胶沥青防水涂料或涂刷型橡胶沥青防水涂料做防水加强层时，应夹铺胎体增强材料。

5.3.6 地下室细部构造应包括变形缝、后浇带等部位。

5.3.7 变形缝两侧应用PE膜设置空铺层，空铺层的宽度应为100+缝宽+100。并应设置防水加强层，防水加强层的宽度应为200+空铺层宽度+200。(图5.3.7)

图5.3.7 变形缝

1-保护层；2-喷涂橡胶沥青防水附加层；

3-喷涂橡胶沥青防水层；4-中埋式止水带；5-泡沫塑料棒

5.3.8 地下室顶板变形缝应在防水层上应设置水泥砂浆或细石混凝土保护层，在保护层与防水层之间应设置PE土工膜隔离层；若地下室顶板为种植顶板时，还应在橡胶沥青防水层上设置耐根刺的防水材料。

5.3.9后浇带接缝处应设置加强层，加强层应超出接缝宽度不小于250mm，加强层中应铺设PE膜。（图5.3.9）

图5.3.9 后浇带

1-主体结构；2-遇水膨胀止水条；3-后浇补偿收缩混凝土；

4-喷涂橡胶沥青防水附加层；5-喷涂橡胶沥青防水层；6-结构主筋

- 5.4 室内防水工程

5.4.1 喷涂橡胶沥青防水涂料可用于卫生间、厨房、封闭阳台等室内有防水设防要求场合的防水、防潮。楼、地面防水时，涂膜防水层厚度应不小于1.5mm；用于墙面防水时，涂膜防水层厚度应不小于1.2mm；用于墙、地面、顶棚防潮时，涂膜防潮层厚度不小于1.0mm。

5.4.2 大面积施工可使用喷涂橡胶沥青防水涂料，小面积施工宜使用涂刷型橡胶沥青防水涂料，管根、地漏等节点部位应使用涂刷型橡胶沥青防水涂料。

5.4.3 防水设计应符合JGJ298-2013的相关规定。

- 5.5 其他防水工程

5.5.1 喷涂橡胶沥青防水涂料可用于一般工业与民用建筑的消防水池、景观水池的防水工程，涂膜防水层厚度应不小于2.0mm，节点部位应多涂增厚。

5.5.2 喷涂橡胶沥青防水涂料可用于池塘、湖泊的防渗工程，池塘、湖泊基础应稳定，防水层厚度应不小于1.5mm。

5.5.3 应用于道桥防水工程时，防水层厚度不应小于2.0mm，并应符合 CJJ 139-2010《城市桥梁桥面防水工程技术规程》的相关规定。

# 6 施  工

- 6.1 一般规定

6.1.1喷涂橡胶沥青防水涂料施工单位应具有专业施工资质，作业人员应持证上岗。

6.1.2施工前，应通过图纸会审和现场勘查，明确细部构造和技术要求，并应编制施工方案。

6.1.3喷涂橡胶沥青防水涂料进场后应抽样复验，并应提供检验报告。严禁使用不合格材料。

6.1.4出屋面管道、穿越楼板、防水墙面的管道和预埋件等，应在防水施工前完成安装。

6.1.5喷涂橡胶沥青防水涂料的施工环境温度宜为5℃～35℃。

6.1.6喷涂橡胶沥青防水涂料施工，应遵守过程控制和质量检验程序，并应有完整检查记录。

6.1.7喷涂橡胶沥青防水涂料防水层完成后，应在进行下一道工序前采取保护措施。

- 6.2 施工准备

6.2.1 基层应坚实、平整和干燥，不得有浮浆、孔洞、裂缝、灰尘、油污等。否则应进行打磨、除尘和修补。转角部位应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm。

6.2.2施工前应对作业面外易受施工飞散物料污染的部位采取遮挡措施。

6.2.3 喷涂橡胶沥青防水涂料喷涂作业应选用具备双组分枪头混合喷射系统的喷涂设备。

6.2.4  喷涂作业前，应根据喷涂设备、现场环境条件等进行试喷。

条文说明：喷涂设备、施工现场的温度、湿度、风向、风力、高弹橡胶沥青防水涂料的粘度、涂膜的厚度要求和施工人员的习惯，均有可能影响喷涂效果。通过试喷调整料泵的压力、喷枪的移动速度可保证涂膜的厚度、均匀性及质量。

- 6.3 涂层施工

6.3.1 管根、水落口、女儿墙的阴阳角等细部加强处理宜采用涂刷型橡胶沥青防水涂料，胎体增强材料夹铺应符合下列规定：

1 胎体增强材料铺贴应顺直、平整，无折皱。

2 胎体增强材料的长边搭接宽度不应小于50mm，短边搭接宽度不应小于70mm。搭接缝涂刷涂刷型橡胶沥青防水涂料，应辊压粘牢、密封。

3 应确保胎体增强材料应夹铺在涂层中间，铺实粘牢，不空鼓，不张口。涂膜防水层厚度不宜小于1.2mm。

6.3.2 喷涂作业前，应对A料进行缓慢、充分搅拌。不得在喷涂现场向A料或B料中添加任何物质。

6.3.3 喷枪嘴应垂直于基层，喷枪嘴距喷涂面宜为400~600mm。

6.3.4 喷涂作业应一次多遍、交叉喷涂至设计要求厚度。

6.3.5 大面积喷涂作业宜分区完成，两次喷涂接槎宽度不应小于150mm。

6.3.6 立面或有坡度施工时，应从低到高喷涂施工。

6.3.7遇堵管、爆管等异常情况时，应立即停止作业，检查并排除故障后再继续作业。

- 6.4涂层修补

6.4.1 修补涂层时，应先清除损伤及粘结不牢的涂层，并应将缺陷部位边缘100mm范围内的涂层及基层清理干净。单个修补面积小于或等于250cm2时，可采用涂刷型橡胶沥青防水涂料修补；单个修补面积大于250 cm2 时，宜采用喷涂橡胶沥青防水涂料修补。

6.4.2 修补处的涂层厚度不应小于已有涂层的厚度，修补涂层与原涂层的搭接宽度应大于100mm，且表面质量应符合设计要求。

# 7 质量验收

- 7.1 一般规定

7.1.1 喷涂橡胶沥青防水涂料的质量验收程序和组织应符合GB50207、GB50208等相关标准的规定。

7.1.2 喷涂橡胶沥青防水涂料应有产品合格证书和检测报告。其品种、规格、性能等应符合国家或行业现行标准及防水设计的要求。

7.1.3 喷涂橡胶沥青防水涂料进场后应进行见证取样复验，复验项目及现场抽样要求应按本规程附录A执行。

7.1.4 屋面工程宜按屋面面积每500~1000m2划分为为一个检验批，不足500 m2应按一个检验批；地下工程应按涂层面积每100 m2抽查1处，每处10 m2，且不得少于3处；厨房、卫生间、水池等以每一个自然间或每个水池为检验批，逐一检验；其他防水工程应符合相关规定。

Ⅰ主控项目

7.2.1 喷涂橡胶沥青防水涂料的质量应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。

7.2.2喷涂橡胶沥青防水涂料的厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90%。

检验方法：针刺检验仪或破坏取样量测。

条文说明：环境温度过低或基层含水率较大时，会延长涂膜的干燥时间，因此检验宜在72h后进行。

7.2.3喷涂速凝防水工程不得有渗漏现象。

检验方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。

7.2.4涂膜层在阴角、阳角、天沟、檐沟、女儿墙、水落口、管根、变型缝、施工缝及后浇带等处的细部构造应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

Ⅱ 一般项目

7.2.5 涂膜层应连续、无漏涂和流坠，无剥落、无划伤、无褶皱、无龟裂。

检验方法：观察检查。

7.2.6 保护层的质量应符合设计要求。

检验方法：检查施工质量验收记录。

# 附录A  喷涂橡胶沥青防水涂料复验项目及现场抽样要求

表A 喷涂橡胶沥青防水涂料复验项目及现场抽样要求

| 现场抽样数量 | - 同一生产厂，以A料每10t为一验收批，不足10t也按一批计算。 - 每一验收批按产品的配合比分别取样，A、B料分样品总重量为2kg。 |
| --- | --- |
| 外观质量检验 | 产品为均匀黏稠体，无凝胶、结块 |
| 物理性能检验 | 固体含量、低温柔性、不透水性、断裂伸长率、挥发性有机化合物 |

# 附录B  安全和环境保护

B.0.1 基层表面处理和喷涂作业的空气中的粉尘含量及有害物质浓度应符合现行国家标准《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》GB 6514的规定。在室内或封闭空间作业时，应保持空气流通。

B.0.2 喷涂作业工人应配备工作服、防目镜、防护面具、乳胶手套、安全鞋、急救箱等劳保用品。

B.0.3 现场应配备干粉或液体CO2灭火器。

B.0.4 现场应将施工形成的固体废弃物、废溶剂回收处理。严禁随意丢弃、倾倒、排放固体废弃物和对环境有害的物质。

# 附录C  试验方法

C.0.1 标准试验条件

标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）％。

C.0.2  涂膜制备

C.0.2.1 在涂膜制备前，试样及所用试验器具在标准试验条件下放置不少于24h。

C.0.2.2 试样按生产厂要求的配比，采用喷涂设备，喷涂至模框中达到规定的厚度，保证最终涂膜厚度(1.5±0.2)mm。模框不得翘曲且表面平滑，为便于脱模，喷涂前可用脱模剂处理或采用易脱膜的模板。涂膜在标准试验条件下养护120h后脱膜，脱模时应防止涂膜变形、开裂。然后将涂膜翻面，底面朝上在（40±2）℃的电热鼓风干燥箱中养护48h，取出后在标准试验条件下养护4h。

C.0.2.3 涂刷型试样采用手工涂刷的方法，搅匀后分3～5次涂覆（每次间隔4h～8h）至规定的厚度，保证最终涂膜厚度(1.5±0.2)mm。然后按C.0.2.2进行养护。

C.0.2.4 试件规格及数量应符合表C.0.2.4的规定。

表C.0.2.4 试件规格及数量

| 序号 | 项目 |  | 试件尺寸或形状 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热度 |  | 100mm×50mm | 3 |
| 2 | 不透水性 |  | 150mm×150mm | 3 |
| 3 | 粘结强度 |  | 70mm×70mm | 10 |
| 4 | 弹性恢复率 |  | 符合GB/T528规定的哑铃1型 | 5 |
| 5 | 钉杆自愈性 |  | 300mm×300mm | 2 |
| 6 | 吸水率 |  | 50mm×50mm | 2 |
| 7 | 低温柔性 | 无处理 | 100mm×25mm | 3 |
|  |  | 碱处理 |  | 3 |
|  |  | 酸处理 |  | 3 |
|  |  | 盐处理 |  | 3 |
|  |  | 热处理 |  | 3 |
|  |  | 紫外线处理 |  | 3 |
| 8 | 拉伸性能 | 无处理 | 符合GB/T528规定的哑铃1型 | 5 |
|  |  | 碱处理 | 先裁成120mm×30mm试件进行处理，然后采用符合GB/T528规定的哑铃1型 | 5 |
|  |  | 酸处理 |  | 5 |
|  |  | 盐处理 |  | 5 |
|  |  | 热处理 |  | 5 |
|  |  | 紫外线处理 |  | 5 |

C.0.3 固体含量

C.0.3.1 试验步骤

A组分试样搅匀后，取（6±1）g的试样倒入已干燥称量的直径（65±5）mm的培养皿（m0）中刮平，立即称量（m1），然后放入已恒温到（105±2）℃的烘箱中，恒温3h，取出放入干燥器中冷却2h，然后称量（m2）。

C.0.3.2 结果计算

固体含量按式1计算：

X＝（m2-m0）/(m1-m0)×100………………………………………（1）

式中：

X——固体含量，用百分数表示（％）；

m0——培养皿质量，单位为克（g）；

m1——干燥前试样和培养皿质量，单位为克（g）；

m2——干燥后试样和培养皿质量，单位为克（g）。

试验结果取两次平行试验的算术平均值，结果计算精确到1％。

C.0.4 实干时间

取表面已用溶剂清洁干净的铝板，按生产厂要求的配比将试样喷涂在铝板上，喷涂面积为100mm×50mm，用量为2.5kg/m2，然后将铝板倾斜45度放置。按GB/T16777-2008中16.2.2规定的要求进行试验，无粘着。

C.0.5 耐热度

取表面已用溶剂清洁干净的铝板，将A组分搅匀后分3～5次涂覆（每次间隔4h～8h），或按生产厂要求的配比将试样喷涂在铝板上，涂覆面积为100mm×50mm，总厚度（1.5±0.2）mm，最后一次将表面刮平，在标准试验条件下养护120h,然后在（40±2）℃的电热鼓风干燥箱中养护48h。取出试件，将铝板垂直悬挂在已调节到规定温度的电热鼓风干燥箱内，试件与干燥箱壁间的距离不小于50mm，放置5h后取出，观察表面现象。共试验三个试件。试验后所有试件不应产生流淌、滑动、滴落。

C.0.6 不透水性

裁取符合表C.0.2.4规定的试件，按GB/T16777-2008中第15章进行试验，在金属网和涂膜之间加一张滤纸防止粘结。

C.0.7 粘结强度

C.0.7.1 干燥基面

按GB/T16777-2008中7.1 A法进行试验。通过使用喷涂设备喷涂至基材表面制备试件，干膜总厚度控制在（0.5～1.0）mm。

C.0.7.2潮湿基面

将GB/T16777-2008中7.1 A法的砂浆块完全浸没在水中24h，取出用湿毛巾擦干表面的明水。然后按C.0.7.1进行试验。

C.0.8 弹性恢复率

裁取符合表C.0.2.4规定的试件，在试件中间划两条间距25mm的平行标线，然后将标线间距离从25mm拉伸至150mm，保持该状态1h。然后将试件取下，放置在铺有滑石粉的光滑表面上，在标准试验条件下放置24h，然后测量每个试件的标线间距离L2，精确到0.1mm。

弹性恢复率按式2计算：

R=（L1-L2）/(L1-L0)×100…………………………（2）

式中：R——弹性恢复率，用百分数表示（%）；

L0——试件标线间初始距离（25mm），单位为毫米（mm）；

L1——试件拉伸后标线间距离（150mm），单位为毫米（mm）；

L2——试件恢复后标线间距离，单位为毫米（mm）。

试验结果取五个试件的算术平均值，结果计算精确到1％。

C.0.9 钉杆自愈性

C.0.9.1 试件制备

裁取符合表C.0.2.4规定的试件，在标准试验条件下，将试件轻放在厚度不小于10mm，与试件同样大小的胶合板上叠合。

将长（30±4）mm，直径（1.8～2.0）mm的无翼镀锌钉，从涂膜表面钉入胶合板，钉入两颗钉子，位置在试件的中心附近，钉子之间相距（25～50）mm，将钉子钉入到钉帽与涂膜表面平齐，然后从背面轻敲钉子的钉头使钉子升起，并拔出钉子。共制备两块试件。

C.0.9.2 试验步骤

将一直径（150～250）mm，高不小于150mm的圆管居中放在水平放置的试件表面上，然后用密封胶沿外边一圈密封在涂膜上，同时沿内边一圈密封，然后在标准试验条件下养护24h。

将其放在一个无盖并直径相近的罐子上，然后向上面的圆管中加蒸馏水，水位高度为（130±3）mm，再将其移入（4±2）℃的冰箱中，放置3d。

C.0.9.3 结果评定

取出观察下面的罐子中、胶合板底部有无水迹。倒掉圆管中的水并拭干，揭下试件，观察试件背面有无水迹。

两块试件都没有观察到水迹，认为试验通过无渗水。

C.0.10 吸水率

将符合表C.0.2.4规定的试件在标准试验条件下放置24h，立即称量（m1）,然后浸入（23±2）℃的水中24h，取出用纸吸干表面的水渍，立即称量（m2），试件从水中取出到称量完毕应在1min内完成。

吸水率按式3计算：

R＝（m2-m1）/m1×100     ………………………………（3）

式中：

R——吸水率，用百分数表示（%）；

m1——浸水前试件质量，单位为克（g）；

m2——浸水后试件质量，单位为克（g）。

试验结果取两次平行试验的算术平均值，结果计算精确到1％。

C.0.11 低温柔性

C.0.11.1 无处理

按GB/T16777-2008中13.2.1进行试验，圆棒直径（10±1）mm。记录每组三个试件的表面有无裂纹、断裂。

C.0.11.2 碱处理

将符合表C.0.2.4规定的试件浸入（23±2）℃的0.1％的氢氧化钠和饱和氢氧化钙混合溶液中，每400mL溶液放入三个试件，液面高出试件上端10mm以上。连续浸泡168h后取出试件，用水冲洗，然后用布吸干，在标准试验条件下放置4h，再按C.0.11.1进行试验。

C.0.11.3 酸处理

将符合表C.0.2.4规定的试件浸入（23±2）℃的2％的硫酸溶液中，每400mL溶液放入三个试件，液面高出试件上端10mm以上。连续浸泡168h后取出试件，用水冲洗，然后用布吸干，在标准试验条件下放置4h，再按C.0.11.1进行试验。

C.0.11.4 盐处理

将符合表C.0.2.4规定的试件浸入（23±2）℃的10％的氯化钠溶液中，每400mL溶液放入三个试件，液面高出试件上端10mm以上。连续浸泡168h后取出试件，用水冲洗，然后用布吸干，在标准试验条件下放置4h，再按C.0.11.1进行试验。

C.0.11.5 热处理

将符合表C.0.2.4规定的试件平放在釉面砖上，为了防粘，可在釉面砖表面撒滑石粉。将试件放入已调节到（70±2）℃的电热鼓风干燥箱中，试件与干燥箱壁间的距离不小于50mm，在该温度条件下放置168h。取出试件在标准试验条件下放置4h，然后按C.0.11.1进行试验。

C.0.11.6 紫外线处理

将符合表C.0.2.4规定的试件平放在釉面砖上，为了防粘，可在釉面砖表面撒滑石粉。将试件放入紫外线箱中，距试件表面50mm左右的空间温度为（45±2）℃，恒温照射240h。取出试件在标准试验条件下放置4h，然后按C.0.11.1进行试验。

C.0.12 拉伸性能

C.0.12.1 无处理

将符合表C.0.2.4规定的在标准试验条件下的试件，按照GB/T 528进行试验，夹具间距约50mm，以（500±50）mm/min的速度拉伸试件至断裂。如果试件在狭窄部分以外断裂则舍弃该试验数据，补充试件保证5个有效数据。

试验时，对于试件伸长率拉伸至终点仍未断裂的，重新裁取符合GB/T 528规定的2型试件，按GB/T 528进行试验，夹具间距约40mm，标线间距离为20mm，以（500±50）mm/min的速度拉伸试件至断裂，记录最大力和断裂伸长率。

试验结果取五个试件的算术平均值，拉伸强度结果计算精确到0.01MPa，断裂伸长率结果计算精确到1％。

C.0.12.2 碱处理

从制备好的涂膜上裁取六个试件，按C.0.11.2处理。然后裁取哑铃1型试件，按C.0.12.1进行试验。

C.0.12.3 酸处理

从制备好的涂膜上裁取六个试件，按C.0.11.3处理。然后裁取哑铃1型试件，按C.0.12.1进行试验。

C.0.12.4 盐处理

从制备好的涂膜上裁取六个试件，按C.0.11.4处理。然后裁取哑铃1型试件，按C.0.12.1进行试验。

C.0.12.5 热处理

从制备好的涂膜上裁取六个试件，按C.0.11.5处理。然后裁取哑铃1型试件，按C.0.12.1进行试验。

C.0.12.6 紫外线处理

从制备好的涂膜上裁取六个试件，按C.0.11.6处理。然后裁取哑铃1型试件，按C.0.12.1进行试验。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《地下工程防水技术规范》GB50108

2 《屋面工程技术规范》GB50345

3 《坡屋面工程技术规范》GB50693

4 《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066

5 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298

6 《城市桥梁桥面防水工程技术规程》 CJJ 139

7 《屋面工程质量验收规范》GB50208

8 《地下防水工程质量验收规范》GB50208

9 《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777-2008

10《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528