CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

榫卯空心砌块建筑结构技术规程

20××-××-×× 发布                            20××-××-××  实施

中国工程建设标准化协会       发布

中国工程建设协会标准

榫卯空心砌块建筑结构技术规程

CECS XXX:201X

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中国计划出版社

201×   北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2013年第二批工程建设协会标准制定、修订计划〉的通知》（建标协字[2013]119号）的要求，编制本规程。

为进一步在全国推广榫卯空心砌块建筑结构技术，规范榫卯空心砌块建筑结构工程的设计、施工和验收，本规程结合我国榫卯空心砌块的研究、生产、工程设计和使用的科研成果及工程实践经验，参考了国内相关标准，在专家论证并充分征求意见的基础上编制而成。

本规程主要技术内容：1.总则；2.术语和符号；3.材料和砌体的结构设计计算指标；4.建筑设计与建筑节能设计；5.结构设计与构造；6.施工；7.工程验收等。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，将本规程推荐给工程建设设计、施工、监理和使用单位的工程技术人员使用。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由住房和城乡建设部科技发展促进中心负责具体技术内容的解释。在使用过程中如有意见或建议，请寄送住房和城乡建设部科技发展促进中心（北京市海淀区三里河路9号，邮编100835）。

本规范主编单位：住房和城乡建设部科技发展促进中心

北京太极金圆新型材料技术有限公司

本规范参编单位：北京交通大学

清华大学

北京住总集团有限责任公司

云南建工集团有限公司

中国建筑设计院有限公司

中国建筑标准设计研究院

北京市建筑设计研究院

本规范主要起草人员：

本规范主要审查人员：

目  录

1、总则	1

2、 术语和符号	2

3、材料和砌体的结构设计计算指标	4

3.1砌块	4

3.2砂浆	7

3.3榫卯空心砌体结构设计计算指标	7

4、建筑设计与建筑节能设计	11

4.1 建筑设计	11

4.2 建筑节能设计	12

5、结构设计与构造	14

5.1 设计基本规定	14

5.2 受压、受拉、受弯构件承载力计算	14

5.3 受剪构件承载力计算	15

5.4 地震作用和结构抗震验算	16

5.5 墙、柱的允许高厚比	17

5.6一般构造要求	18

5.7 圈梁、过梁和芯柱	20

6、施工	24

6.1施工准备	24

6.2墙体施工基本要求	25

6.3芯柱与构造柱施工	29

6.4门窗框安装	31

6.5雨期、冬期施工	32

7、工程验收	35

7.1一般规定	35

7.2 主控项目	37

7.3 一般项目	38

本规程用词说明	39

引用标准名录	40

# 1、总则

1.0.1为保证榫卯空心砌块建筑的设计和施工质量，做到技术先进、经济适用、安全可靠、绿色节能，特制定本规程。

【条文说明】榫卯空心砌块（太极金圆墙体系列材料）是一种新型再生砌块，用于砌筑房屋建筑的承重墙体和填充墙体。榫卯空心砌块采用金属尾矿、荒沙、建筑废渣等作为主要原材料，可以实现70%－85%的大比例废渣消纳。其砌块块体薄壁内空，孔洞率约为33%，呈双正方体阴阳状。榫卯空心砌块有多种规格，通用规格为480×240×120mm（长×宽×高）240×240×120mm等。榫卯空心砌块的强度、质量和化学成分都达到或优于国家相关标准，而且可大量利用各种工业尾矿、荒沙、建筑废物，减少挖土毁田和对生态的破坏，节约资源，保护环境。

1.0.2本规程适用于非抗震地区和抗震设防烈度为6度至9度地区，以榫卯空心砌块为墙体材料的房屋建筑的设计、施工及工程质量验收。

1.0.3本规范根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068规定的原则制定。设计术语和符号按照现在国家标准《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083的规定采用。

1.0.4榫卯空心砌块砌体建筑的设计、施工及工程质量验收，除应符合本规程之外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语和符号

2.0.1榫卯空心砌块 mortise and tenon hollow block

以金属尾矿、荒沙、建筑废渣等作为主要原材料制作的一种新型再生砌块，砌块块体薄壁内空，孔洞率约为33%，呈双正方体阴阳状。榫卯空心砌块有多种规格，通用规格为480mm×240mm×120mm和240mm×240mm×120mm。简称榫卯砌块。

2.0.2对孔砌筑stacked hollow bond

榫卯空心砌块砌筑时上下层砌块孔洞相对。

2.0.3单排孔砌块single row hollow block

沿厚度方向只有一排孔洞的砌块。

2.0.4芯柱 core columu

按建筑设计要求，在榫卯空心砌块墙体中对孔砌筑的竖向孔洞内浇灌混凝土形成的混凝土柱，竖向孔洞内不插钢筋称素混凝土芯柱，竖向孔洞内插钢筋称钢筋混凝土芯柱。

2.0.5构造柱structural column

按设计要求，设置在砌块墙体中并先砌墙后浇灌棍凝土柱的钢筋混凝土柱，简称构造柱。

2.0.6控制缝control joint

设置在墙体应力比较集中或墙的垂直灰缝相一致的部位，并允许墙身自由变形和对外力有足够抵抗能力的构造缝。

2.0.7传热系数heat transfer coefficient

在稳定传热条件下，榫卯空心砌块墙体两侧空气温度差为1K（1℃），1h内通过lm2面积墙体传递的热量。传热系数用K表示，是传热阻R0的倒数。榫卯空心砌块建筑墙体的传热系数应考虑结构性冷(热)桥部位影响的平均传热系数，用符号Km表示，单位为W/ (m2·K)。

2.0.8热惰性指标index of thermal inertia

表征榫卯空心砌块外墙体反抗温度波动和热流波动的无量纲指标，用符号D表示。榫卯空心砌块建筑外墙体的热惰性指标应取考虑结构性热桥部位影响后的平均热惰性指标，用符号Dm表示。

2.0.9最小传热阻minimum resistance of heat tra

最大传热系数的倒数。设计计算中容许采用的围护结构传热阻的下限值。

# 3、材料和砌体的结构设计计算指标

## 3.1砌块

3.1.1榫卯空心砌块按其尺寸允许偏差、外观质量、强度等级分为：优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

3.1.2榫卯空心砌块的主规格尺寸（长×宽×高）应为480mm×240mm×120mm，240mm×240mm×120mm，空心率应为26%~35%，其他规格尺寸可由供需双方商定。

【条文说明】根据GB8239-1997《普通混凝土小型空心砌块》和CECS201-2006《植物纤维石膏渣空心砌块应用技术规程》，块型是确定值，空心率是范围。

3.1.3榫卯空心砌块的尺寸允许偏差应符合表3.1.3的要求。

表3.1.3  榫卯空心砌块尺寸允许偏差（mm）

| 项目名称 | 优等品（A） | 一等品（B） | 合格品（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 长 | ±2 | ±3 | ±4 |
| 宽 | ±2 | ±2 | ±3 |
| 高 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 榫 | +1 | +1 | ±1 |

【条文说明】根据GB8239-1997《普通混凝土小型空心砌块》和GBT15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》确定此规定。

3.1.4榫卯空心砌块的外观质量应符合表3.1.4的要求。

表3.1.4 榫卯空心砌块外观质量

| 项目名称 |  | 优等品（A） | 一等品（B） | 合格品（C） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺棱掉角 | 个数不多于 | 0 | 2 | 2 |
|  | 3个方向的投影最小值（mm）不大于 | 0 | 20 | 30 |
| 裂缝延伸投影的累计尺寸（mm）不大于 |  | 0 | 20 | 30 |

【条文说明】根据GB8239-1997《普通混凝土小型空心砌块》和GBT15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》确定此规定。

3.1.5榫卯空心砌块的密度等级应符合表3.1.5的要求。

表3.1.5 榫卯空心砌块密度等级（kg/m3）

| 密度等级 | 干表观密度范围 |
| --- | --- |
| 1200 | 1010~1200 |
| 1400 | 1210~1400 |
| 1600 | 1410~1600 |

【条文说明】榫卯空心砌块密度进行了三次测定，有三份报告，密度分别为1480、1380、1450，密度等级初步定为3个，建议再进行一部分密度测定。规范规定对于不同强度的砌块有最高密度的限定，要求见3.1.6条。

3.1.6榫卯空心砌块的强度等级符合表3.1.6要求的为优等品或一等品；强度等级符合要求，但密度等级范围不满足要求的为合格品。

表3.1.6 强度等级（MPa）

| 强度等级 | 榫卯空心砌块抗压强度 |  | 密度等级（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最小值 |  |
| MU10 | ≥10.0 | 8.0 | ≤1200 |
| MU15 | ≥15.0 | 12.0 | ≤1400 |
| MU20 | ≥20.0 | 16.0 | ≤1600 |
| MU25 | ≥25.0 | 20.0 | ≤1600 |

【条文说明】初步确定这几个强度等级，不同强度等级砌块的密度需要进行测定。

3.1.7榫卯空心砌块的抗冻性应符合表3.1.7的要求。

表3.1.7  抗冻性

| 使用条件 | 抗冻指标 | 质量损失率/% | 强度损失率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬暖地区 | F25 | ≤5 | ≤25 |
| 夏热冬冷地区 | F25 |  |  |
| 寒冷地区 | F50 |  |  |
| 严寒地区 | F60 |  |  |
| 温和地区 | F25 |  |  |

【条文说明】参考相关标准，确保榫卯空心砌块耐久性要求，并结合大量冻融试验适当提高抗冻标准制定本条款。

3.1.8榫卯空心砌块相对含水率应符合表3.1.8的要求。

表3.1.8相对含水率（%）

| 使用地区 | 潮湿 | 中等 | 干燥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对含水率不大于 | 40 | 35 | 30 |

注：潮湿—系指年平均相对湿度大于75%的地区，

中等—系指年平均相对湿度50%~75%的地区；

干燥—系指年平均相对湿度小于50%的地区。

【条文说明】与干燥伸缩率有关，榫卯空心砌块干燥伸缩率测定结果为0.38 mm/m，根据GB8239-1997《普通混凝土小型空心砌块》和GBT15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》确定。

3.1.9榫卯空心砌块抗渗性：用于清水墙的砌块，其抗渗性应满足表3.1.9的规定。

表3.1.9抗渗性（mm）

| 项目名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 水面下降高度 | 三块中任意块不大于10 |

3.1.10砌块的吸水率不应大于18%。

【条文说明】根据GBT15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》规定，确定为18%。

3.1.11榫卯空心砌块蒸压养护干燥收缩值不应大于0.5mm/m。

【条文说明】测定结果0.38 mm/m，建议进行一定数量的测定。GBT15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》规定0.65mm/m，根据不同规范，要求最高为干燥收缩值不大于0.6mm/m，本规程规定值0.5mm/m是最严格标准。

3.1.12应对榫卯空心砌块的生产原料及成品砌块进行放射性检测，其放射性限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

【条文说明】榫卯空心砌块采用尾矿及荒漠沙等材料制成，原料可能含有放射性物质，由此提出对原材料及成品砌块均要进行放射性检测，并满足国家相关标准。3.1.13榫卯空心砌块的软化系数不应小于0.85。

3.1.14榫卯空心砌块的碳化系数不应小于0.85。

【条文说明】3.1.13和3.1.14根据GB 50574-2010 《墙体材料应用统一技术规范》确定，软化系数进行过测定，值为0.87；碳化系数也进行过测定，值为0.87。取值定为0.85参考相关规范最高标准的要求。

## 3.2砂浆

3.2.1榫卯空心砌筑砂浆强度应采用Mb25、Mb20、Mb15、Mb10、Mb7.5。

【条文说明】榫卯空心砌块的强度等级较高，为保证榫卯空心砌块砌体充分发挥其承载能力，砌筑砂浆强度应与榫卯空心砌块强度相适应，本条文建议砌筑砂浆强度不宜低于Mb7.5。

## 3.3榫卯空心砌体结构设计计算指标

3.3.1当要求施工质量控制等级为B级时，龄期为28d的以毛截面计算的榫卯空心砌体的抗压强度设计值应按表3.3.1采用。

表3.3.1榫卯空心砌体的抗压强度设计值

| 砌块强 度等级 | 砌筑砂浆强度等级 |  |  |  |  | 砌筑砂浆强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mb25 | Mb20 | Mb15 | Mb10 | Mb7.5 | 0 |
| MU25 | 7.97 | 7.25 | 6.59 | 6.00 | 5.45 | 2.68 |
| MU20 |  | 6.30 | 5.68 | 4.95 | 4.44 | 2.33 |
| MU15 |  |  | 4.61 | 4.02 | 3.61 | 1.89 |
| MU10 |  |  |  | 2.79 | 2.50 | 1.31 |

注：1对独立柱或厚度为双排组砌的榫卯空心砌块砌体结构砌体，应按表中数值乘以0.7；

2对T形截面砌体墙体和柱，应按表中数值乘以0.85；

3当砌筑砂浆强度等级高于榫卯空心砌块砌体结构强度等级时，应按榫卯空心砌块砌体结构强度等级相同的砌筑砂浆强度等级，按表3.3.1采用榫卯空心砌块砌体结构砌体的抗压强度设计值。

4 该砌块目前已能生产出MU25、MU30、MU35高强度产品，在实际工程应用时，其砌体抗压强度取值可以通过试验测试予以确定。

1榫卯空心砌块砌体结构砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20，也不应低于1.5倍的块体强度等级。

注：灌孔混凝土的强度等级Cb20等同于对应的混凝土强度等级C20的强度指标。

2 灌孔榫卯空心砌块砌体结构砌体的抗压强度设计值，应按下列公式计算：

0     fg=f+0.6αfc             （3.3.1-1）

（3.3.1-2）

式中：—灌孔榫卯空心砌块砌体的抗压强度设计值（MPa），设计取值不应大于未灌孔榫卯空心砌块砌体抗压强度设计值的2倍；

一未灌孔榫卯空心砌块砌体的抗压强度设计值（MPa），应按本规程表3.3.1取值；

—灌孔混凝土的轴心抗压强度设计值（MPa）；

一榫卯空心砌块砌体结构砌体中灌孔混凝土面积与砌体毛截面积的比值；

一榫卯空心砌块砌体结构的孔洞率；

一榫卯空心砌块砌体的灌孔率，系截面灌孔混凝土面积与截面孔洞面积的比值，灌孔率应根据受力情况或施工条件确定，不应小于33%。

【条文说明】榫卯空心砌块强度大于单排孔普通混凝土小型空心砌块强度，砌体抗压强度设计值可按《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ\T14—2011）中表3.2.1-1取用。

根据GB50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》的10.1.4-2条规定，对于检验性试验，在同一检测单位所进行的同一基本力学性能指标的试验样本数量不应少于3组，每组应为6件，共18个试件。清华大学和北京交通大学分别对不同灌孔率的灌孔榫卯空心砌块砌体的抗压强度进行4组试验，每组6个试件。具体见表3。

表3榫卯空心砌块砌体抗压强度检验性试验试件设置

| 试验单位 | 材料强度 |  | 灌孔率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 33% | 67% | 100% |
| 清华大学 | 砌块 | MU19 | 6个试件 | 6个试件 | 6个试件 |
|  | 砂浆 | Mb35、Mb40 |  |  |  |
| 北京交通大学 | 砌块 | Mu16 | 6个试件 | 6个试件 | 6个试件 |
|  | 砂浆 | Mb27 |  |  |  |

3.3.2当要求施工质量控制等级为B级时，龄期为28d的以毛截面计算的榫卯空心砌块砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值应按表3.3.2采用。

表3.3.2弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值（ MPa）

| 强度类别 | 破坏特征 | 砌筑砂浆 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥Mb10 | Mb7.5 |
| 轴心抗拉 | 沿齿缝截面 | 0.09 | 0.08 |
| 弯曲抗拉 | 沿齿缝截面 | 0.11 | 0.09 |
|  | 沿通缝截面 | 0.08 | 0.06 |
| 抗剪 | 沿通缝或阶梯形截面 | 0.09 | 0.08 |

注：对形状规则的砌块砌体，当搭接长度与砌块高度的比值小于1时，其轴心抗拉

强度设计值和弯曲抗拉强度设计值应按表中数值乘以搭接长度与砌块高度的

比值后采用。

单排孔榫卯空心砌块砌体结构对孔砌筑时，灌孔砌体的抗剪强度设计值，应按下式计算：

fgv=0.2fg0.55           （3.2.2）

式中：—灌孔砌体的抗压强度设计值（MPa）。

【条文说明】清华大学和北京交通大学依据GB50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》10.1.4-2，进行榫卯空心砌块砌体各强度检验性试验，试验结果表明：榫卯空心砌块砌体弯曲抗拉强度和抗剪强度均大于单排孔普通混凝土小型空心砌块砌体强度。榫卯砌块块体间有榫卯作用，抗拉和抗剪强度设计值按《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ\T14—2011）中表3.2.2的取值偏于安全。

3.3.3榫卯空心砌块砌体结构砌体的弹性模量、线膨胀系数、收缩系数和摩擦系数可分别按表3.3.3-1~表3.3.3-3规定取值。榫卯空心砌块砌体的剪变模量可按砌体弹性模量的40%采用。

1榫卯空心砌体的弹性模量，可按表3.3.3-1规定取值；

灌孔榫卯空心砌体的弹性模量，应按下列公式计算：

（3.3.1）

式中：—灌孔榫卯空心砌块砌体的抗压强度设计值（MPa）。

表3.3.3-1榫卯空心砌块砌体的弹性模量

| 砌体类别 | 砂浆强度等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | >Mb10 | Mb7.5 |
| 榫卯空心砌块 | 1700f | 1600f |

表3.3.3-2榫卯空心砌块砌体的线膨胀系数和收缩率

| 砌体类别 | 线膨胀系数 | 收缩率 |
| --- | --- | --- |
| 榫卯空心砌块 | 10 | -0.2 |

表3.3.3-3 榫卯空心砌块砌体的摩擦系数

| 材料类别 | 摩擦面情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 干燥 | 潮湿 |
| 砌体沿砌体或混凝土滑动 | 0.70 | 0.60 |
| 砌体沿木材滑动 | 0.60 | 0.50 |
| 砌体沿钢滑动 | 0.45 | 0.35 |
| 砌体沿砂或卵石滑动 | 0.60 | 0.50 |
| 砌体沿粉土滑动 | 0.55 | 0.40 |
| 砌体沿黏性土滑动 | 0.50 | 0.30 |

【条文说明】采用《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14中的数值，对于榫卯空心砌块，已通过一定量的试验测定得出。

# 4、建筑设计与建筑节能设计

## 4.1 建筑设计

4.1.1榫卯空心砌块砌体结构建筑的平面及竖向设计应符合下列要求：

1榫卯空心砌块砌体结构建筑平面设计宜以240mm为基本模数。当实际工程需要开间尺寸为240mm的倍数时，可采用构造柱方案，通过构造柱调节开间尺寸以满足设计要求。

2窗间墙的排块应与窗口上下协调一致，以便芯柱贯通，窗间墙和洞口尺寸均应为240mm的整数倍。

3应做墙体的平面及竖向排块设计。榫卯空心砌块砌体结构建筑要保证砌块错缝和孔洞上下贯通。排块设计时，应以主规格砌块为主，减少辅助规格砌块的数量和种类。

4平面应简洁，不宜凹凸转折过多。竖向尽量规则，宜避免过大的外挑和内收。配筋墙体门、窗洞口宜层层上、下对齐。在用榫卯空心砌块砌体结构作填充墙的框架建筑中，填充墙的平面布置宜均匀对称，沿高度方向宜连续贯通。

5设计预留的孔洞、管线槽口以及门窗、设备、内外保温层等固定点和固定件，应在墙体排块图上详细标注。

6榫卯空心砌块砌体结构设置控制缝时，应做好室内墙面的盖缝粉刷。

7住宅建筑的门厅和楼梯间内，应根据功能需求合理安排好水、电、暖通管线等用的管道竖井及各种表盒位置。水表、电表、燃气表、消火栓箱等洞口，亦可在榫卯空心砌块砌体墙中预埋预制钢筋混凝土表箱框。应保证表盒安装后的楼梯及通道的尺寸符合有关规范要求。

8排水管道的主管、支管或立管、横管宜明管安装。管径较小的其他管线，可预埋于墙体内。

【条文说明】开间尺寸选用图详见《混凝土榫卯空心砌块建筑构造（太极金圆墙体系列材料）参考图集》14CJ49。

4.1.2 榫卯空心砌块砌体结构建筑外墙装饰设计宜利用榫卯空心砌块组合成不同效果的清水外墙，体现榫卯空心砌块建筑特色。对清水墙面外露混凝土部位可采用水泥砂浆抹灰结合涂料装饰等方法进行处理。

4.1.3榫卯空心砌块砌体结构建筑的防水设计应符合下列要求:

1清水外墙或装饰性外墙面采用的榫卯空心砌块的抗渗性能应符合有关规定。宜采用掺加适量憎水剂的砂浆砌筑墙体，且宜在清水外墙表面喷涂透明防水涂料。

2 在多雨水地区，榫卯空心砌块砌体结构墙体宜作双面粉刷，勒脚应采用水泥砂浆粉刷。

3室外散水坡顶面以上和室内地面以下的砌体内，应设置防潮层。

4对伸出墙外的雨篷、开敞式阳台、室外空调机搁板、遮阳板、窗套、外楼梯根部及水平装饰线脚处，均应采用节能保温措施和防水措施。

5处于潮湿环境的榫卯空心砌块砌体结构墙体，墙面应采用水泥砂浆粉刷等有效的防水措施。

6墙体粉刷应在砌体结构验收及完工28d以上且基层墙体干燥情况下进行。面积较大的外墙面粉刷宜设置分格缝。

## 4.2 建筑节能设计

4.2.1榫卯空心砌块砌体结构建筑的建筑节能设计应符合下列要求：

1建筑的体形系数、窗墙面积比及其对应的窗的传热系数、遮阳系数和空气渗透性能，以及其他围护结构的传热系数、热惰性指标，均应符合设计建筑所在气候地区现行居住建筑与公共建筑节能设计标准的规定；当采用榫卯空心砌块砌筑的外墙传热系数K值难以满足建筑节能标准要求时，应该选择合适的保温材料并采用外墙外保温或外墙内保温方式予以补强。

2 通过建筑节能设计计算确定的围护结构的构造设计，应满足建筑结构整体性、变形能力及防火性能的要求，安全、可靠，并具有可操作性；

3墙体及楼地板的建筑节能设计，应同时考虑建筑装饰与设备节能对管线及设备埋设、安装和维修的要求。

4.2.2 榫卯空心砌块砌体的热工性能计算参数用砌体热阻和砌体热惰性指标表征，分别用符号Rma和Dma表示。砌体热阻Rma。应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176规定的计算方法与《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T 13475规定的检测方法计算或检测确定。

4.2.3居住建筑的分户墙或公共建筑的采暖空调房间与非采暖空调房间隔墙采用榫卯空心砌块墙体时，建筑热工设计应按现行建筑节能设计标准的规定，在其一侧或两侧采取适宜的保温技术进行热工设计计算。

4.2.4榫卯空心砌块砌体结构建筑屋面的建筑热工设计应符合下列要求：

1屋面的传热系数及热惰性指标应符合设计建筑所在气候地区现行居住建筑与公共建筑节能设计标准的规定。保温层材料的导热系数和蓄热系数应采用计算导热系数和计算蓄热系数。

2 屋面宜选择坡屋顶方式，有利于改善顶层住户的热环境质量。

3屋面宜设计为保温隔热层置于防水层上的倒置式屋面，并按现有标准规定对保温层予以加厚，且宜选择憎水型的绝热材料做保温隔热层。

4在夏热冬冷和夏热冬暖地区，屋面宜采用绿色植被屋面或有保温材料作基层的架空通风屋面。

5屋面的天沟、女儿墙、变形缝及突出屋面的构件与屋面交接处，应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定，通过建筑热工设计计算在该部位的垂直或水平面上设置一定厚度的保温材料，使该部位的最小传热阻不低于设计建筑所在气候地区屋面要求的最小传热阻（）值。

# 5、结构设计与构造

## 5.1 设计基本规定

5.1.1榫卯空心砌块结构承载能力极限状态设计表达式，整体稳定性验算表达式，弹性方案、刚弹性方案、刚性方案的静力设计规定及其相应的横墙间距要求，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定执行。

5.1.2 榫卯空心砌块结构静力设计时的抗压强度设计值、抗剪强度设计值、轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值按本规程中规定取值。

## 5.2 受压、受拉、受弯构件承载力计算

5.2.1 受压构件的承载力应按下式计算：

N≤φf A                              （5.2.1）

式中：f——按本规范表3.3.1取值；

φ——高厚比β和轴向力偏心距e对受压构件承载力的影响系数，按《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14采用；

A——截面毛面积（mm2）

注：对矩形截面构件，当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时，除按偏心受压计算外，还应对较小边长方向，按轴心受压进行验算。

5.2.2 根据房屋类别、构件支承条件等应按按《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14规定取用构件高度H0。

5.2.3  轴向力的偏心距e应符合下式要求：

e ≤ 0.6y                                （5.2.3）

式中：e——轴向力的偏心距。

y——截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离（mm）。

5.2.4 轴心受拉构件的承载力应按下式计算：

Nt≤ft A                                  （5.2.4）

式中：Nt——轴心拉力设计值；

ft——砌体的轴心抗拉强度设计值，应按本规范表3.3.2采用。

5.2.5 受弯构件的承载力应按下式计算：

M≤ftmW                               （5.2.5）

式中：M——弯矩设计值；

ftm——砌体弯曲抗拉强度设计值，应按本规范表3.3.2采用；

W——截面抵抗矩。

5.2.6 受弯构件的受剪承载力，应按下列公式计算：

V ≤ fv b z                        （5.2.6-1）

z = I/S                           （5.2.6-2）

式中：fv——砌体的抗剪强度设计值，应按3.3.2取用；

z——	内力臂，当截面为矩形时取z等于2h/3；

I——	截面惯性矩；

S——	截面面积矩；

## 5.3 受剪构件承载力计算

5.3.1 沿通缝或沿阶梯形截面破坏时受剪构件的承载力应按下列公式计算：

V ≤（fv +αμσ0）A                       （5.3.1-1）

当γG=1.2时            μ=0.26−0.082σ0f               （5.3.1-2）

当γG=1.35时            μ=0.23−0.065σ0f              （5.3.1-3）

式中： V——截面剪力计算值（N）；

A——截面面积（mm2）。按毛截面计算

fv—— 砌体抗剪强度设计值，对灌孔的混凝土砌块砌体取fvg，按本规范表3.3.2取用。

α——修正系数；当γG=1.2时榫卯空心砌块取0.64；当γG=1.35时榫卯空心砌块取0.66；

μ——剪压复合受力影响系数；

σ0——永久荷载设计值产生的水平截面平均压应力（MPa）

f —— 砌体的抗压强度设计值；按本规范表3.3.1取用。

σ0f——轴压比，且不大于0.8.

## 5.4 地震作用和结构抗震验算

5.4.1 结构抗震计算应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011相关规定。采用底部剪力法计算时，结构的水平地震作用标准值、地震剪力分配和截面验算等应按《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14）确定。

5.4.2 砌块砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值，应按下式确定：

fvE=ζNfv                               （5.4.2）

式中  fvE ——砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值；

fv——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值；应按本规程表3.3.2采用

ζN ——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数，应按表5.4.2采用。

表5.4.2 砌体强度的正应力影响系数

| 砌体类别 | σ0/ fv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | ≥16.0 |
| 普通砌块 | 1.23 | 1.69 | 2.15 | 2.57 | 3.02 | 3.32 | 3.92 |

注：σ0为对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力。

【条文说明】：《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ\T14—2011）中7.2.10规定同上。不同于《砌体结构设计规范》GB 50003中10.2.1规定。按相关实验确定系数。

5.4.3 砌块墙体的截面抗震受剪承载力，应按下式验算：

V≤fvEAγRE                                   （5.4.3）

式中  V ——墙体剪力设计值（N）；

A ——墙体横截面积（mm2）；

γRE——承载力抗震调整系数，按表5.4.3规定取值。

| 墙体 | 两端设置芯柱或构造柱的承重抗震墙 | 自承重抗震墙 | 其他抗震墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| γRE | 0.90 | 0.75 | 1.00 |

5.4.4设置构造柱和芯柱的砌块墙体的截面抗震受剪承载力，可按下式验算：

V≤            （5.4.4）

式中 ft1——芯柱混凝土轴心抗拉强度设计值(MPa)；

ft2——构造柱混凝土轴心抗拉强度设计值(MPa)；

Ac1——墙中部芯柱截面总面积(mm2）

Ac2——墙中部构造柱截面总面积(mm2）；

As1——芯柱钢筋截面总面积(mm2）；

As2——构造柱钢筋截面总面积(mm2）；

fy1——芯柱钢筋抗拉强度设计值(MPa)；

fy2——构造柱钢筋抗拉强度设计值(MPa)；

ζc——芯柱、构造柱参与工作系数，可按表5.4.4采用。

表5.4.4  芯柱和构造柱参与工作系数

| 填孔率ρ | ρ＜0.15 | 0.15≤ρ＜0.25 | 0.25≤ρ＜0.5 | ρ≥0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ζc | 0 | 0.9 | 1.00 | 1.05 |

注：填孔率指芯柱和构造柱根数（含构造柱和芯柱数量）与孔洞总数之比。

【条文说明】相比于混凝土小型空心砌块，榫卯空心砌块的孔洞率（孔洞面积与截面之比）小，所以芯柱的作用略小，所以工作系数在空心砌块的基础上减小0.1）。

## 5.5 墙、柱的允许高厚比

5.5.1 墙、柱高厚比应按下式验算：

β=H0h ≤μ1μ2μc [β]                    （5.5.1）

式中：H0—— 墙、柱的计算高度；

h—— 墙厚或矩形柱与H0相对应的边长；

μ1—— 自承重墙允许高厚比的修正系数；

μ2—— 有门窗洞口墙允许高厚比的修正系数；

[β]—— 墙柱的允许高厚比应按表5.5.1采用。

注：当与墙相邻两横墙间的距离S不大于μ1μ2[β]h时，墙的高厚比可不受本条限制。

表5.5.1  墙、柱的允许高厚比 [β] 值

| 砂浆强度等级 | 墙 | 柱 |
| --- | --- | --- |
| Mb7.5 ≥Mb10 | 24 26 | 16 17 |

【条文说明】：比较《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ\T14—2011）与《砌体结构设计规范》GB 50003，榫卯空心砌块的榫卯作用能增加稳定性，可以按上述规范取值。

## 5.6一般构造要求

5.6.1榫卯空心砌块房屋层数和总高度应符合下列要求：

1房屋的层数和总高度不应超过表5.6.1-1的规定。

表5.6.1-1  房屋的层数和总高度限值（m）

| 房屋类别 | 最小抗震墙厚度 (mm) | 烈度和设计基本地震加速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 0.05g |  | 0.10g |  | 0.15g |  | 0.20g |  | 0.30g |  | 0.40g |  |
|  |  | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 |
| 榫卯空心砌块多层砌体房屋 | 240 | 21 | 7 | 21 | 7 | 18 | 6 | 18 | 6 | 15 | 5 | 9 | 3 |
| 底部框架-抗震墙砌体房屋 | 240 | 22 | 7 | 22 | 7 | 19 | 6 | 16 | 5 | — | — | — | — |

注：1 房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度，半地下室从地下室室内地面算起，全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起；对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处；

2 室内外高差大于0.6m时，房屋总高度应允许比表中的数据适当增加，但增加量应少于1.0m；

3 乙类的多层砌体房屋仍按本地区设防烈度查表，其层数应减少一层且总高度应降低3m；不应采用底部框架-抗震墙砌体房屋；

4 本表适用不配筋榫卯空心砌块房屋。

【条文说明】参考《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ\T14—2011）表7.1.6和《砌体结构设计规范》GB 50003表10.1.2中多孔砖规定，9度区可用。

2多层砌块房屋总高度与总宽度的最大比值，宜符合表5.6.1-2的要求。

表5.6.1-2   房屋最大高宽比

| 烈 度 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大高宽比 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |

注：1  单面走廊房屋的总宽度不包括走廊宽度；

2  建筑平面接近正方形时，其高宽比宜适当减小。

5.6.2 砌块房屋所用的材料，除满足承载力计算要求外，尚应符合下列要求：

1 五层及五层以上民用房屋的下部承重墙，应采用不低于MU15的砌块和Mb10砌筑砂浆。

2 地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙，所用材料的最低强度等级应符合表5.6.2的要求。

表5.6.2 地面以下或防潮层以下的墙体、潮湿房间墙所用材料的最低强度等级

| 基土潮湿程度 | 榫卯空心砌块砌块 | 砂浆 |
| --- | --- | --- |
| 稍潮湿的 很潮湿的 含水饱和的 | MU20 | Mb15 |

注：1砌块孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实。

2对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋，表中材料强度等级应至少提高一级。

3抗震设计时材料应符合下列最低要求：

1）砌块砌体房屋的榫卯空心砌块的强度等级不应低于MU15，其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb10；

【条文说明】根据《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ\T14—2011）中7.1.5和《砌体结构设计规范》GB 50003中10.1.12规定，总结为所有种类砌块强度为不小于MU15，砂浆强度不小于Mb10。

2）混凝土材料，应符合下列规定：

托墙梁、底部框架-抗震墙砌体房屋中的框架梁和框架柱、边框柱等构件、节点核芯区，混凝土强度等级不应低于C30；构造柱、圈梁、水平现浇钢筋混凝土带及其它各类构件不应低于C20。

3）钢筋材料应符合抗震性能指标，宜采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋，并宜采用HRB400级和HRB335级钢筋，也可采用HPB300级钢筋。

【条文说明】出自《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ\T14—2011）中7.1.5。

5.6.3 在墙体的下列部位，应采用不小于Cb20混凝土灌实砌体的孔洞：

1 无圈梁和混凝土垫块的檩条和钢筋混凝土楼板支承面下的一皮砌块。

2 未设置圈梁和混凝土垫块的屋架、梁等构件支承处，灌实宽度不应小于600mm，高度不应小于600mm。

3 挑梁支承面下，其支承部位的内外墙交接处，纵横各灌实3个孔洞，灌实高度不小于三皮砌块。

5.6.4 跨度大于4.2m的梁，其支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块。当墙中设有圈梁时，垫块宜与圈梁浇成整体。

当大梁跨度不小于4.8m，且墙厚为240mm时，其支承处宜加设壁柱, 或采取其他加强措施。

跨度大于或等于7.2m的屋架或预制梁的端部, 应采用锚固件与墙、柱上的垫块锚固。

## 5.7 圈梁、过梁和芯柱

5.7.1 钢筋混凝土圈梁应按下列规定设置：

1 多层房屋或比较空旷的单层房屋，应在基础部位设置一道现浇圈梁；当房屋建筑在软弱地基或不均匀地基上时，圈梁刚度应适当加强。

注：软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋除按本节规定外，尚应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

2 比较空旷的单层房屋，当檐口高度为4~5m时，应设置一道圈梁；当檐口高度大于5m时，宜适当增设。

在屋顶圈梁下部砌体三皮砌块水平灰缝处分别加设2φ6水平拉结筋，窗台下部砌体二皮砌块水平灰缝处分别加设2φ6水平拉结筋。

3 多层民用砌块房屋，层数为3~4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。当层数超过4层时，应在所有纵、横墙上层层设置。

4多层工业砌块房屋，应每层设置钢筋混凝土圈梁。

5钢筋混凝土圈梁设置要求符合表5.7.1 中规定。

表5.7.1  砌块房屋现浇钢筋混凝土圈梁设置要求

| 墙 类 | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6、7度 | 8度 | 9度 |
| 外墙和内纵墙 | 屋盖处及每层楼盖处 | 屋盖处及每层楼盖处 | 屋盖处及每层楼盖处 |
| 内横墙 | 同上； 屋盖处间距不应大于4.5m； 楼盖处间距不应大于7.2m； 构造柱对应部位 | 同上； 各层所有横墙，且间距不应大于4.5m； 构造柱对应部位 | 同上； 各层所有横墙 |

5.7.2 圈梁应符合下列构造要求：

1 圈梁宜连续地设在同一水平面上，并形成封闭状；当不能在同一水平面上闭合时，应增设附加圈梁，其搭接长度不应小于两倍圈梁间的垂直距离，且不应小于1m。

2 圈梁截面高度不应小于240mm，纵向钢筋不应少于4φ10，箍筋间距不应大于300mm，混凝土强度等级不应低于C20。6、7、8度时，圈梁纵向钢筋不应少于4φ12，箍筋直径不小于φ6，箍筋间距不应大于200mm。9度时不应少于4φ14，箍筋间距不应大于150mm；基础圈梁的截面宽度宜取墙宽，截面高度不应小于300mm, 纵筋不应少于4φ14。

3 圈梁兼作过梁时，过梁部分的钢筋应按计算用量单独配置。

4 挑梁与圈梁相遇时，应整体现浇；当采用预制挑梁时，应采取适当措施，保证挑梁、圈梁和芯柱的整体连接。

【条文说明】《砌体结构设计规范》GB 50003中7.1.5中规定圈梁高度不应小于120mm，《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》中5.12.2规定不小于200mm。

5.7.3 门窗洞口顶部应采用钢筋混凝土过梁，验算过梁下砌体局部受压承载力时，可不考虑上层荷载的影响。

5.7.4 过梁上的荷载，可按下列规定采用：

1 梁、板荷载：当梁、板下的墙体高度小于过梁净跨时，可按梁、板传来的荷载采用。当梁、板下墙体高度不小于过梁净跨时，可不考虑梁、板荷载。

2 墙体荷载：当过梁上墙体高度小于1/2过梁净跨时，应按墙体的均布自重采用。当墙体高度不小于1/2过梁净跨时，应按高度为1/2过梁净跨墙体的均布自重采用。

5.7.5榫卯空心砌块房屋采用芯柱做法时，应按表5.7.5的要求设置芯柱。对外廊式和单面走廊式的房屋、横墙较少的房屋、各层横墙很少的房屋，则应按增加层数的方法按表5.7.5的要求设置芯柱。

表5.7.5  砌块房屋芯柱设置要求

| 房屋层数 |  |  |  | 设置部位 | 设置数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |  |  |
| 6、5 | 4、3 | 3、2 | 1 | 外墙转角，楼梯间四角； 大房间内外墙交接处； 隔15m或单元横墙与外纵墙交接处 | 外墙转角，灌实3个孔； 内外墙交接处，灌实4个孔； |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 外墙转角，楼梯间四角； 大房间内外墙交接处； 山墙与内纵墙交接处 隔开间横墙（轴线）与外纵墙交接处 |  |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 外墙转角，楼梯间四角； 各墙（轴线）与外纵墙交接处； 8度时内纵墙与横墙（轴线）交接处和洞口两侧 | 外墙转角，灌实5个孔； 内外墙交接处，灌实4个孔； 内墙交接处，灌实4～5个孔； 洞口两侧各灌实1个孔 |
| —— | 7 | 6 | 3 | 同上； 横墙内芯柱间距不大于2m | 外墙转角，灌实7个孔； 内外墙交接处，灌实5个孔； 内墙交接处，灌实4～5个孔： 洞口两侧各灌实1个孔 |

5.7.6 芯柱应符合下列构造要求：

1 芯柱宜采用不低于Cb20的混凝土灌实。

2 钢筋混凝土芯柱每孔内插筋不应小于1φ12；6、7度时超过五层、8度时超过四层和9度时，插筋不应小于1φ14；底部应伸入室内地坪下500mm或与基础圈梁锚固，顶部应与屋盖圈梁锚固。

3 芯柱应沿房屋全高贯通，并与各层圈梁整体现浇。

4 砌块砌体墙纵横墙交接处、墙段两端和较大洞口两侧宜设置不少于单孔的芯柱。

5 有错层部位的多层房屋，错层部位应设置墙，墙中部的钢筋混凝土芯柱密度宜适当加密，在错层部位纵横墙交接处的芯柱不少于4个孔洞。

【条文说明】参照《砌体结构设计规范》GB 50003中10.2.4和《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ\T14—2011）中7.3.1。如果设置芯柱即满足抗震计算要求则可以不设置构造柱，在高烈度地区或建筑体型较为复杂设置芯柱不满足抗震计算要求则需要设计构造柱。

5.7.7 层高超过3.6m的多层砌块砌体房屋，6、7度时底部1/3楼层，8、9度时底部1/2楼层，纵横墙交接处应设置构造柱或不少于4个孔的芯柱，并应采用符合下列要求的砌块砌体墙；上部其余各层，纵横墙交接处宜设置不少于4个孔的芯柱。

1 墙肢两端设有符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011要求的构造柱，且墙肢两端及中部构造柱的间距不大于层高或3.0m。

2墙体中部的芯柱间距不宜大于600mm，钢筋直径不应小于12mm。

3根据洞口大小洞两侧应设置芯柱，钢筋直径不应小于12mm。

4 墙体在楼层位置均应设置满足5.7.1条要求的圈梁，各楼层处圈梁截面高度不宜小于200mm，圈梁纵向钢筋应采用强度等级不低于HRB335的钢筋。

5.7.8 过渡层墙体的构造，应符合下列要求：

1 上部抗震墙的中心线宜与底部的框架梁、抗震墙的中心线相重合；芯柱宜与框架柱或墙贯通。

2 过渡层应在底部框架柱、混凝土墙所对应处设置芯柱；墙体内的构造柱间距不宜大于层高；芯柱除按本规程表5.7.5设置外，最大间距不宜大于1m。

3过渡层芯柱的纵向钢筋，6、7度时不宜少于每孔1φ16，8度时不宜少于每孔1φ18。一般情况下，纵向钢筋应锚入下部的框架柱或混凝土墙内；当纵向钢筋锚固在托墙梁或次梁内时，梁的相应位置应加强。

4 过渡层的砌块墙在窗台标高处，应设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带；其截面高度不小于60mm，宽度不小于墙厚，纵向钢筋不少于2φ10，横向分布筋的直径不小于6mm且其间距不大于200mm。

5 过渡层的砌体墙，凡宽度不小于1.2m的门洞和2.1m的窗洞，洞口两侧宜增设芯柱。

【条文说明】《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ\T14—2011）中规定芯柱不小于120mm×120mm，本规范中芯柱尺寸可取孔的尺寸。

# 6、施工

## 6.1施工准备

6.1.1榫卯空心砌块砌体工程所用的材料进场时应查验产品合格证书、产品性能检测报告，对砌块、水泥钢筋、外加剂等材料的主要性能应进行进场复验。外加剂应符合环保要求和有关规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

【条文说明】在榫卯空心砌块砌体工程中，应用合格的材料才可能砌筑出符合质量要求的工程。材料的产品合格证书和产品性能检测报告是工程质量评定中必备的质量保证资料之一，因此特提出了要求。此外，对砌体质量有显著影响的块材、水泥、钢筋、外加剂等主要材料应进行性能的复试，合格后方可使用。

6.1.2墙体施工前必须按房屋设计图编绘榫卯空心砌块平、立面排块图。排块时应根据榫卯空心砌块规格、灰缝厚度和宽度、门窗洞口尺寸、过梁与圈梁或连系梁的高度、芯柱或构造柱位置、钢筋网片布置位置、预留洞大小、管线、开关、插座敷设部位等进行对孔、错缝搭砌排列，并以主规格榫卯空心砌块为主，辅以配套的辅助块。

6.1.3主规格的榫卯空心砌块以及所需辅助块备料量应依据设计图和排块图进行计算，并按施工进度计划分期、分批进入现场。

6.1.2、6.1.3

【条文说明】按实际排块图进行计算保证榫卯空心砌块按施工进度计划的需用量配套供货。榫卯空心砌块分期分批配套进场，既可满足施工进度的要求，又便于现场开展文明施工，这对场地窄小的工地是有利的。

6.1.4堆放榫卯空心砌块的场地应预先夯实平整，并应设防潮和防雨、雪等排水设施。不同规格型号、强度等级的榫卯空心砌块应分别覆盖堆放；堆置高度不宜超过1.6m，且不得着地堆放；堆垛上应有标志，垛间宜留适当宽度的通道。装卸时，不得翻斗卸车和随意抛掷。

【条文说明】堆放场地要有排水和防雨、雪的设施以防止榫卯空心砌块砌筑前受潮湿。榫卯空心砌块属薄壁空心制品，堆放不当或搬运中翻斗倾卸与抛掷，极易造成其缺棱掉角而不能使用。

6.1.5砌入墙体内的各种建筑构配件、埋设件、钢筋网片与拉结筋等应事先预制及加工；各种金属类拉结件、支架等预埋铁件应做防锈处理，并按不同型号、规格分别存放。

6.1.6备料时，不得使用有竖向裂缝、断裂、受潮、龄期不足的榫卯空心砌块进行砌筑。

6.1.7榫卯空心砌块表面的污物和用于芯柱及所有灌孔部位的榫卯空心砌块，其底部孔洞周围的混凝土毛边应在砌筑前清理干净。

【条文说明】清理榫卯空心砌块表面的污物是为了使榫卯空心砌块与砌筑砂浆之间粘结得更好。榫卯空心砌块在制造中形成孔洞周围的水泥砂浆毛边使孔洞缩小，用于芯柱将引起柱断面颈缩，影响芯柱质量。因此，要求在砌筑前清除。同时，也便于芯柱混凝土浇灌。

6.1.8砂浆的强度等级和品种必须符合设计要求，并应通过试配确定配合比。

6.1.9砌筑底层墙体前必须对基础工程按有关规定进行检查和验收，待检查符合要求后用钢尺校核放线尺寸。当芯柱竖向钢筋的基础插筋作为房屋避雷设施组成部分时，应用检定合格的专用电工仪表进行检测，符合要求后方可进行墙体施工。

【条文说明】基础工程质量将影响上部砌体工程及整个建筑工程的质量。因此，应坚持上道基础工序未经验收，下道砌筑工序不得施工的原则。砌筑前校核放线尺寸、控制放线精度，在建筑施工中具有重要意义。

## 6.2墙体施工基本要求

6.2.1墙体砌筑应从房屋外墙转角定位处开始。砌筑皮数、灰缝厚度、标高应与皮数杆标志相一致。皮数杆应竖立在墙体的转角和交界处，间距宜小于15m。

【条文说明】皮数杆是保证榫卯空心砌块砌体砌筑质量的重要措施。它能使墙面平整，砌体水平灰缝平直并厚度一致，故施工中应坚持使用。

6.2.2正常施工条件下，榫卯空心砌块墙体（柱）每日砌筑高度宜控制在3m或一步脚手架高度内。

【条文说明】规定榫卯空心砌块墙体日砌筑高度有利于已砌筑墙体尽快形成强度使其稳定安全，有利于墙体收缩裂缝的减少。

6.2.3榫卯空心砌块在砌筑前与砌筑中均不应浇水，当施工期间气候异常炎热干燥时，榫卯空心砌块可在砌筑前稍喷水湿润，但表面明显潮湿的榫卯空心砌块不得上墙。

【条文说明】浇过水的榫卯空心砌块与表面明显潮湿的榫卯空心砌块会产生湿胀和日后干缩现象，上墙后易使墙体产生裂缝，所以不应使用。考虑到气候特别炎热干燥时，砂浆铺摊后会失水过快，影响砌筑砂浆与榫卯空心砌块间的粘结，因此，砌筑时可稍喷水湿润。

《砌体结构工程施工质量验收规范》学习材料

薄层砂浆砌筑法

【规范条文】：2.0.13 薄层砂浆砌筑法

采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2mm～4mm。简称薄灰砌筑法。

【条文解读】：蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法有下列优点：①不需要对蒸压加气混凝土砌块提前浇（喷）水湿润，不仅方便施工，而且又减少了砌块上墙含水率，有利于对墙体收缩裂缝的控制；②对外墙，由于水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度仅2 mm～4 mm，较采用一般砌筑砂浆8 mm～12 mm大大减小，可减少灰缝处“热桥”的不利影响，提高节能效果；③节省砌筑砂浆，并提高砌筑功效。

6.2.4榫卯空心砌块墙内不得混砌粘土砖或其他墙体材料。

【条文说明】榫卯空心砌块块体强度与粘土砖或其他墙体材料并不等强，而且两者间的线膨胀值也不一致。混砌极易引起砌体裂缝，影响砌体强度。

6.2.5榫卯空心砌块砌筑形式应每皮顺砌且错缝搭砌。

【条文说明】砌体结构砌筑时不应形成通缝。

6.2.6榫卯空心砌块应采用砂浆薄层砌筑，且砌筑砂浆应随铺随砌，灰缝应横平竖直。

【条文说明】榫卯空心砌块主要靠榫卯作用进行固定，砂浆是起加强作用的，砂浆层过厚反而会减弱榫卯作用，所以采用薄层砌筑。

6.2.7砌筑时，墙（柱）面应用原浆做勾缝处理。缺灰处应补浆压实，并宜做成凹缝，凹进墙面2mm。

【条文说明】随砌随勾缝可使墙体灰缝密实不渗水。凹缝有利于抹灰层与墙体基层粘结。

6.2.8砌入墙（柱）内的钢筋网片、拉结筋和拉结件的防腐要求应符合设计规定。钢筋网片应采用点焊工艺制作。2根φ4纵筋应分置于槽型榫卯空心砌块预制槽内。

【条文说明】因为没有露筋的可能，所以钢筋网片可以重叠焊接。

6.2.9现浇圈梁、挑梁、楼板等构件时，支承墙的顶皮榫卯空心砌块其孔洞应预先用C20混凝土填实至70mm高度，尚余50mm高的洞孔应与现浇构件同时浇灌密实。

【条文说明】为防止现浇构件时混凝土漏浆，应将支承梁、板的顶皮小砌块孔洞预先填实70mm高，余下部分与现浇构件一起浇筑，形成整体。

6.2.10圈梁等现浇构件的侧模板高度除应满足梁的高度外，尚应向下延伸紧贴墙体的两侧。延伸部分不宜少于2皮~3皮榫卯空心砌块高度。

【条文说明】为防止现浇圈梁底与榫卯空心砌块墙体间出现水平裂缝，向下延伸圈梁两侧模板，将力传至下部墙体可克服这种通病。

6.2.11预制梁、板直接安放在墙上时，应将墙的顶皮用填实的封底榫卯空心砌块砌筑。

【条文说明】预制梁、板支承处的榫卯空心砌块填实可增加梁、板底接触面，对支承与局部受压有利。

6.2.12安装预制梁、板时，支座面应先找平后坐浆，不得两者合一，不得干铺，并按设计要求与墙体支座处的现浇圈梁进行可靠的锚固。预制楼板安装也可采用硬架支模法施工。

【条文说明】为使预制梁、板安装平整，不因支座不平发生断裂，故强调了找平后再坐浆的操作步骤。

6.2.13钢筋混凝土窗台梁、板的两端伸入墙内部位应预留孔洞。洞口的大小、位置应与此部位的上下皮榫卯空心砌块孔洞完全一致，孔洞两侧的芯柱孔洞应竖向贯通。

【条文说明】目的使门窗洞口两侧的芯柱贯通。

6.2.14墙体施工段的分段位置宜设在伸缩缝、沉降缝、防震缝、构造柱或门窗洞口处。相邻施工段的砌筑高度差不得超过一个楼层高度，也不应大于4m。

【条文说明】为组织流水施工，房屋变形缝和门窗洞口是划分施工工作段的最佳位置。构造柱将墙体分隔成几个独立部分，因此，也是施工工作段的划分位置。同时，出于墙体稳定性考虑，规定相邻施工工作段高差不得超过一个楼层高度，也不应大于4m。

6.2.15墙体的伸缩缝、沉降缝和防震缝内不得夹有砂浆、碎砌块和其他杂物。

【条文说明】缝内杂物会限制房屋建筑的变形，使变形缝失去作用。

6.2.16基础或每一楼层砌筑完成后，应校核墙体的轴线位置和标高。对允许范围内的轴线偏差，应在基础顶面或本层楼面上校正。标高偏差宜逐皮调整上部墙体的水平灰缝厚度。

6.2.17在砌体中设置临时性施工洞口时，洞口净宽度不应超过1m。洞边离交接处的墙面距离不得小于600mm，并应在洞口两侧每隔2皮榫卯空心砌块高度设置长度为600mm的φ4点焊钢筋网片及经计算的钢筋混凝土门过梁。

【条文说明】主要防止施工中随意留设施工洞口，以确保人身安全。

6.2.18尚未施工楼板或屋面以及未灌孔的墙和柱，其抗风允许自由高度不得超过表6.2.18的规定。当允许自由高度超过时，应加设临时支撑或及时浇筑灌孔混凝土、现浇圈梁或连梁。

表6.2.18 榫卯空心砌块墙和柱的允许自由高度

| 墙（柱） 厚度（mm） | 墙和柱的允许自由高度（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风载（kN/㎡） |  |  |
|  | 0.3（相当于7级风） | 0.4（相当于8级风） | 0.6（相当于9级风） |
| 240 | 2.2 | 1.6 | 1.0 |
| 480 | 7.0 | 5.2 | 3.4 |

注：1本表适用于施工处相对标高H在10m范围的情况。如10m＜H≤15m，15m＜H≤20m时，表中的允许自由高度应分别乘以0.9、0.8的系数。

2当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接，而且间距小于表中相应墙、柱的允许自由高度的2倍时，砌筑高度可不受本表的限制。

【条文说明】根据榫卯空心砌块的块型尺寸，主要墙（柱）厚度尺寸有两种：240mm和480mm，其允许自由高度是参照空心小砌块的要求进行规定的。

6.2.19砌筑榫卯空心砌块墙体应采用双排外脚手架、里脚手架或工具式脚手架，不得在砌筑的墙体上设脚手孔洞。

6.2.20在楼面、屋面上堆放榫卯空心砌块或其他物料时，不得超过楼板的允许荷载值。当施工楼层进料处的施工荷载较大时，应在楼板下增设临时支撑。

## 6.3芯柱与构造柱施工

6.3.1每根芯柱的柱脚部位应采用带清扫口的榫卯空心砌块砌筑。

【条文说明】芯柱的柱脚部位设清扫口，一是用于清扫孔道内杂物，二是便于上下芯柱钢筋绑扎固定。芯柱的柱脚部位可采用槽型榫卯空心砌块砌筑，槽型口可作为清扫口。

6.3.2砌筑中应及时清除芯柱孔洞内壁及孔道内掉落的砂浆等杂物。

【条文说明】芯柱孔洞内有杂物将影响混凝土质量。内壁的砂浆将使芯柱断面缩小。

6.3.3芯柱的纵向钢筋应采用带肋钢筋，并从每层墙（柱）顶向下穿入榫卯空心砌块孔洞，通过清扫口与从圈梁（基础圈梁、楼层圈梁）或连系梁伸出的竖向插筋绑扎搭接。搭接长度应符合设计要求。

【条文说明】因芯柱孔洞较小，使用带肋钢筋可省却两端弯钩占去的空间，有利于芯柱的混凝土浇灌。

6.3.4用模板封闭清扫口时，应有防止混凝土漏浆的措施。

【条文说明】由于灌注芯柱混凝土的流动度较大，为保证混凝土密实，要求有严密封闭清扫口的措施，防止漏浆。

6.3.5灌筑芯柱的混凝土前，应先浇50mm厚与灌孔混凝土成分相同不含粗骨料的水泥砂浆。

【条文说明】先浇50mm厚与芯柱的混凝土成分相同的水泥砂浆，可防止芯柱底部的混凝土显露粗骨料。

6.3.6芯柱的混凝土应待墙体砌筑砂浆强度等级达到1 MPa及以上时，方可浇灌。

【条文说明】当砌筑砂浆未达到规定强度即浇灌、振捣芯柱的混凝土会造成墙体位移。

6.3.7芯柱的混凝土坍落度不应小于90mm；当采用泵送时，坍落度不宜小于160mm。

【条文说明】芯柱的混凝土坍落度应比一般混凝土大，有利于浇灌，稍许振捣即可密实。但非泵送的预拌混凝土坍落度过大会给施工操作带来一定的困难。

6.3.8芯柱的混凝土应按连续浇灌、分层捣实的原则进行操作，直浇至离该芯柱最上一皮榫卯空心砌块顶面50mm止，不得留施工缝。振捣时，宜选用微型行星式高频振动棒。

【条文说明】浇筑芯柱混凝土时直浇至离该芯柱最上一皮小砌块顶面50mm止，目的是使每层圈梁的底与所有芯柱交接处均形成凹凸形暗键，以增强房屋的抗震能力。

6.3.9芯柱沿房屋高度方向应贯通。当采用预制钢筋混凝土楼板时，其芯柱位置处的每层楼面应预留缺口或设置现浇钢筋混凝土板带。

【条文说明】为了充分发挥芯柱在房屋抗震中的作用，芯柱沿房屋高度方向应在每层楼面处全截面贯通。

6.3.10设置钢筋混凝土构造柱的榫卯空心砌块墙体，应按绑扎钢筋、砌筑墙体、支设模板、浇灌混凝土的施工顺序进行。

【条文说明】先砌墙后浇柱的施工顺序有利于构造柱与墙体的结合，施工中应切实遵守。

6.3.11墙体与构造柱连接处应砌成马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进。槎口尺寸为长240mm、高120mm。墙、柱间应按设计要求配置φ4点焊钢筋网片，配置钢筋网片部位采用槽型榫卯空心砌块。

【条文说明】为避免构造柱因混凝土收缩而导致柱墙脱开状况，榫卯空心砌块墙体与构造柱之间要求设马牙槎。

6.3.12构造柱两侧模板应紧贴墙面，不得漏浆。柱模底部应预留100mm×200 mm清扫口。

【条文说明】构造柱两侧模板与墙体表面的间隙是混凝土浇捣时漏浆的通道，易造成构造柱混凝土施工质量问题。施工中，可在两侧模板与墙体接触处边缘，沿模板高度粘贴泡沫塑料条，以达到模板紧贴墙体的要求，堵塞混凝土浆水流出。

6.3.13构造柱纵向钢筋的混凝土保护层厚度宜为20mm，且不应小于15mm。混凝土坍落度宜为50mm~70mm。

【条文说明】坍落度可根据施工时气温、泵送高度作适当调整。

6.3.14构造柱混凝土浇灌前，应清除砂浆等杂物并浇水湿润模板，然后先注入与混凝土成分相同不含粗骨料的水泥砂浆50mm厚，再分层浇灌、振捣混凝土，直至完成。凹形槎口的腋部应振捣密实。

【条文说明】由于榫卯空心砌块马牙槎较大，凹形槎口的腋部混凝土不易密实，故浇灌、振捣构造柱混凝土时要引起注意。

## 6.4门窗框安装

6.4.1木门窗框两侧与非配筋墙体连接处的上、中、下部位的榫卯空心砌块孔洞内应预埋满涂沥青的楔形木块，其端头小的端面应与榫卯空心砌块洞口齐平，四周用C20混凝土填实。木门窗框应用铁钉与木块连接。

【条文说明】木门与榫卯空心砌块墙体连接方式采用混凝土包木砖，再用钉子相连，这种传统连接的可靠度已为工程实践所证实。塑料门窗和铝合金门窗可用射钉或膨胀螺栓连接固定。

6.4.2门窗洞口两侧的榫卯空心砌块用C20普通混凝土或LC20轻骨料混凝土填实时，门窗框与墙体间的连接件可采用射钉或膨胀螺栓固定，其施工方法同实心混凝土墙体（剪力墙）的门窗安装。

【条文说明】门窗与实心榫卯空心砌块墙体连接安装可按本规程第6.9.1条提供的方法施工。木门框安装应先在墙上钻洞，然后塞入四周涂满胶粘剂的木榫（木桩），再用钉子连接。

6.4.3工业建筑、公共建筑及单层房屋中的大型、重型及组合式的门窗安装，应按设计要求在洞边和洞顶现浇钢筋混凝土门窗框与过梁。

【条文说明】榫卯空心砌块墙体自重较轻，不适宜直接承受大型或重型门窗的重量及其风载。同时，为减少门窗开闭对墙体撞击的影响，门窗洞周边应现浇钢筋混凝土框及设置相应的连接铁件。

6.4.4外墙门窗框与墙体间空隙的室外一侧应采用外墙弹性腻子封闭，室内侧及内墙门窗框与墙的间隙处均应用聚氨酯泡沫填缝剂（PU）充填。

【条文说明】采用聚氨醋泡沫填缝剂填充门窗框与墙体间的缝隙其施工方便，质量也较传统水泥砂浆嵌塞为好。条件不具备的地区，在保证门窗安装质量的前提下，仍可采用传统的嵌塞方法。

6.4.5外墙为外保温系统时，门窗框与墙体之间预留的缝隙宽度应考虑保温层的厚度。整个保温系统遮盖门窗框的宽度不应大于20mm。

【条文说明】预留门窗洞时，必须考虑外保温层厚度，否则洞口周边的保温层施工将影响到门窗的开启、采光及外表。

## 6.5雨期、冬期施工

6.5.1雨量为小雨及以上时，应停止砌筑，并对已砌筑的砌体与堆放在室外的榫卯空心砌块进行遮盖。继续砌筑时，应先复核砌体垂直度。

【条文说明】榫卯空心砌块被雨水淋湿将会产生湿胀，日后上墙因干缩缘故易使墙体开裂，所以对堆放在室外的榫卯空心砌块应有防雨覆盖设施。当雨量为小雨及以上时，若继续往上砌筑，常因已砌好砌体的灰缝砂浆尚未凝固而使墙体发生偏斜。

6.5.2室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或气温骤然下降以及冬期施工期限以外的日最低气温低于0℃时，均应采取冬期施工措施。

【条文说明】条文是我国对冬期施工期限界定的规定，和其他国家基本一致，并体现了我国气候特点。详见《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104。

6.5.3冬期施工，砌筑砂浆的稠度应视实际情况适当减小。

【条文说明】砌筑砂浆稠度应视气温和天气情况变化而定。冬期不利于榫卯空心砌块的砌筑。

6.5.4榫卯空心砌块砌体冬期施工应按国家现行标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定执行。

6.5.5冬期榫卯空心砌块砌体施工所用的材料，应符合下列要求:

1不得使用表面结冰的榫卯空心砌块；

2砌筑砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制；

3石灰膏应防止受冻；遭冻结的石灰膏应融化后使用；

4砌筑砂浆、构造柱混凝土和灌孔混凝土所用的砂与粗骨料不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块；

5拌合砌筑砂浆时，水的温度不得超过80℃，砂的温度不得超过40℃，砂浆稠度宜较常温减小；

6干粉砂浆应按需适量拌制，随拌随用；

7现场拌制、储存与运送砂浆应有冬期施工措施。

【条文说明】表面结冰的榫卯空心砌块会降低与砌筑砂浆间的粘结强度，故冬期施工中不得使用。普通硅酸盐水泥早期强度增长较快，有利于砂浆在冻结前即具有一定强度，应优先选用。

为使砌筑砂浆和混凝土的强度在冬期施工中能有效增长，故对石灰膏、砂、石等原材料也分别提出要求。

干粉砂浆宜在室内或有遮蔽的操作棚内拌制，随拌随用。

砂浆的现场运输与储存应结合施工现场的实际情况，采取相应的御寒防冻措施。

6.5.6冬期施工应及时用保温材料对新砌砌体进行覆盖，砌筑面不得留有砂浆。继续砌筑前，应清扫砌筑面。

【条文说明】本条文规定是为了保证砌体冬期砌筑的质量。

6.5.7冬期施工时，砌筑砂浆的强度等级应视气温的高低比常温施工至少提高1级。

【条文说明】冬期施工期间适当提高砌筑砂浆强度等级有利于砌体质量。

6.5.8冬期施工时，砌筑砂浆试块的留置除应按常温规定外，尚应增留不少于1组与砌体同条件养护的试块，测试检验28d强度。

【条文说明】留置与砌体同条件养护的砂浆试块，可真实反映砌筑砂浆的实际强度值。

6.5.9砌筑砂浆使用时的温度不应低于5℃。

【条文说明】气温低于5℃不利于砂浆强度增长。

6.5.10记录冬期砌筑的施工日记除应按常规要求外，尚应记载室外空气温度，砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关数据。

【条文说明】记录条文规定内容的数据和情况，便于日后施工质量检查。

6.5.11构造柱混凝土与灌孔混凝土的冬期施工应按现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定执行。

6.5.12基土无冻胀性时，基础可在冻结的地基上砌筑；基土有冻胀性时，应在未冻的地基上砌筑。在基槽、基坑回填土前应采取防止地基遭受冻结的措施。

【条文说明】为保证在冻胀性地基施工的质量，作出此规定。

6.5.13榫卯空心砌块砌体不得采用冻结法施工。设置未经防腐处理的钢筋及钢筋网片的砌体，不得使用掺氯盐的砌筑砂浆。

【条文说明】因榫卯空心砌块砌体的水平灰缝中有效铺灰面较小，若采用冻结法施工，在解冻期间施工中易产生墙体稳定问题，故不予取之。掺有氯盐的砂浆对未经防腐处理的钢筋、网片易造成腐蚀，故也不应采用。

6.5.14采用掺外加剂法时，其掺量应由试验确定，并应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

【条文说明】现市场上防冻剂产品较多，为保证砂浆质量，使其在负温下强度能缓慢增长，应注意产品的适用条件，并符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119中有关规定，实际掺量由试验确定。

6.5.15采用暖棚法施工时，榫卯空心砌块和砂浆在砌筑时的温度不应低于5℃，同时离所砌的结构底面500mm处的棚内温度也不应低于5℃。

【条文说明】暖棚法施工可使砌体中砂浆强度始终在大于5℃的气温状态下得到增长而不遭冻结的一项施工技术措施。

6.5.16暖棚内的榫卯空心砌块砌体养护时间，应根据暖棚内的温度按表6.5.16确定。

表6.5.16暖棚法榫卯空心砌块砌体的养护时间

| 暖棚内温度（℃） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护时间不少于（d） | 6 | 5 | 4 | 3 |

【条文说明】表中数值是最少养护期限，如果施工要求强度能较快增长，可以提高棚内温度或适当延长养护时间。

6.5.17雨期、冬期不得进行外墙外保温工程与涂料、面砖饰面施工。

【条文说明】因保温材料和涂料材性的原因，决定了冬、雨期不可进行保温和饰面施工。

# 7、工程验收

## 7.1一般规定

7.1.1榫卯空心砌块砌体工程验收应按检验批验收、分项工程验收、子分部工程验收的程序依次进行。

7.1.2检验批的数量及范围可按楼层及施工段数确定，不应超过250Error: Reference source not found3榫卯空心砌块砌体，且应为同质材料及同强度等级的砌体；榫卯空心砌块基础砌体，可按一个楼层数计；榫卯空心砌块填充墙砌体的量很少时，可将几个楼层的同质材料及同强度等级的填充墙砌体合为一个检验批。

7.1.1、7.1.2【条文说明】榫卯空心砌块砌体工程可由一个或若干个检验批组成。检验批可根据不同强度等级的榫卯空心砌块砌体的施工量，按房屋楼层、施工段、变形缝位置等进行划分。

7.1.3检验批验收时，其主控项目应全部符合本章的规定；一般项目应有80%及以上的抽检处符合本章的规定；允许偏差项目的最大超差值，不得大于允许偏差值的1.5倍。

【条文说明】主控项目是对工程质量起决定作用的检验项目，应全部符合本规定，一般项目是对工程质量尤其是涉及安全性方面的施工质量不起决定作用的检验项目，可允许有20%以内的抽查处超出验收条文合格标准的规定。

7.1.4检验批的工程质量不符合要求时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定执行。

【条文说明】国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001第5.0.6条明确了质量不符合要求的4种处理办法。

7.1.5子分部工程验收时，应对榫卯空心砌块砌体工程的观感质量作出总体评价。

【条文说明】鉴于砌体工程的质量与人为因素相关，其外观质量即墙面平整度、垂直度、灰缝平直度等优劣在某种程度上可判定砌体内在质量的好坏，故评价观感质量是必要的验收程序。

7.1.6对有裂缝的榫卯空心砌块砌体应分别按下列情况进行验收:

1有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定。凡返修或加固处理的部分，应符合使用要求并进行再次验收。

2不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收。有碍使用功能和观感效果的裂缝，应进行遮蔽处理。

【条文说明】条文以工程安全性为准则，对有裂缝的砌体提出了不同的验收要求。

7.1.7通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的子分部工程，严禁验收。

7.1.8榫卯空心砌块砌体工程验收时，应提供下列文件和资料:

1榫卯空心砌块、水泥、钢材等原材料的合格证书、产品性能检测报告和复验报告；

2砌筑砂浆（含保温砌筑砂浆）和混凝土的配合比报告；

3砌筑砂浆（含保温砌筑砂浆）和混凝土试件抗压强度试验报告；

4施工记录；

5钢筋施工隐蔽工程验收记录；

6 填充墙界面缝施工记录；

7各检验批的主控项目、一般项目质量验收记录；

8分项工程质量验收记录；

9子分部工程质量验收记录；

10施工质量控制资料；

11重大技术问题处理记录；

12修改及变更设计的文件和资料；

13其他必要提供的资料。

【条文说明】条文所列的文件和资料，反映了小砌块砌体施工的全过程，是第一手原始资料，也是正确评价工程质量的可靠依据。

7.1.9填充墙砌体与钢筋混凝土柱（墙、梁）间的界面缝施工应列为隐蔽工程验收。

【条文说明】填充墙与框架柱、梁及剪力墙的界面处常因处理不当产生裂缝，因此该部位施工应列为隐蔽工程。

7.1.10榫卯空心砌块墙体保温工程验收应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定执行。

## 7.2 主控项目

7.2.1榫卯空心砌块的强度等级必须符合设计要求。

检查数量:

产地（厂家）相同的原材料以同一生产时间、配合比例、生产工艺、成型设备所生产的同强度等级的每1万块榫卯空心砌块至少应抽检一组；用于房屋的基础和底层的榫卯空心砌块抽检数量不应少于2组。

检验方法:检查榫卯空心砌块的产品合格证书和试验、复验报告。

7.2.2砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求，其中保温砌筑砂浆的导热系数、密度等性能指标尚应符合榫卯空心砌块墙体节能设计要求。

检查数量:现场拌制的砌筑砂浆与干混砂浆每一检验批且不超过一个楼层或250Error: Reference source not found榫卯空心砌块砌体所用的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次；预拌砂浆以每次进入施工现场的数量为一检验批。

注：用榫卯空心砌块砌筑的基础砌体可按一个楼层计。

检验方法:检查砌筑砂浆试块的试验报告。预拌砂浆尚应检查砂浆合格证书、配合比报告和施工记录。

7.2.1、7.2.2【条文说明】榫卯空心砌块和砌筑砂浆的强度等级直接关系到榫卯空心砌块砌体的工程质量，因此，必须符合设计要求。

7.2.3榫卯空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度应按扣除榫卯空心砌块孔洞后的净面积计算，不得小于90%；竖向灰缝饱满度不应小于90%，且不得有透光缝与假缝存在。

检查数量:每检验批不得少于5处。

检验方法:用专用百格网检测榫卯空心砌块与砂浆粘结痕迹。每处检测3块榫卯空心砌块，取其平均值。

【条文说明】榫卯空心砌块因有孔洞原因，水平缝铺灰面积较少，仅铺于壁肋部位，故对水平灰缝饱满度提出了较高要求；竖缝饱满度与砌体抗剪强度有关，并可提高砌体抗渗性，故饱满度不得小于90%。

7.2.4除应设置构造柱的部位外，墙体转角和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎。斜槎水平投影长度不应小于其高度的2/3。

检查数量:每检验批抽检不应少于5处。

检验方法:观察检查。

【条文说明】为加强墙体整体性及提高房屋抗震性能，在墙体转角处和交接处应同时砌筑。

## 7.3 一般项目

7.3.1墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为2mm~5mm，不得大于10mm，也不应小于1mm。

检查数量:每检验批抽检不得少于5处。

检验方法:用尺量5皮榫卯空心砌块的高度和2m长度的墙体进行折算。

【条文说明】薄层砌筑灰缝厚度为2mm~5mm，可以充分发挥榫卯构造的抗剪性能。

7.3.2榫卯空心砌块砌体的轴线、垂直度与一般尺寸的允许偏差值以及检验要求应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2榫卯空心砌块砌体的轴线、垂直度与一般尺寸的允许偏差

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  |  | 10 | 用经纬仪和尺或用其他测量仪器检查 | 承重墙、柱全数检查 |
| 2 | 基础、墙、柱顶标高 |  |  | ±15 | 用水准仪和尺检查 | 不应少于5处 |
| 3 | 墙面垂直度 | 每层 |  | 5 | 用2m托线板检查 | 不应少于5处 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 用经纬仪和尺或用其他测量仪器检查 | 外墙全部阳角 |
|  |  |  | ＞10m | 20 |  |  |
| 4 | 表面平整度 | 清水墙、柱 |  | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 | 不应少于5处 |
|  |  | 混水墙、柱 |  | 8 |  |  |
| 5 | 水平灰缝平直度 | 清水墙 |  | 7 | 拉5m线和尺检查 | 不应少于5处 |
|  |  | 混水墙 |  | 10 |  |  |
| 6 | 门窗洞口高、宽（后塞口） |  |  | ±10 | 用尺检查 | 不应少于5处 |
| 7 | 外墙上下窗口偏移 |  |  | 20 | 以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查 | 不应少于5处 |

【条文说明】小砌块砌体的轴线位置偏移和垂直度偏差将影响墙体受力性能和房屋结构安全。而砌体的其他一般尺寸允许偏差，虽无碍砌体的受力性能和房屋结构的安全，但对外观质量及日后使用有一定影响，故应逐项检查。

# 本规程用词说明

1 为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”；

2 条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合......的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239

《砌体结构设计规范》GB 50003

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574

《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229

《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083

《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14

《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104