C E C S                  CECS ××× ∶ 2016

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

砌体外墙防水透气性装饰涂料技术规程

- Technical specification for waterproof and breathable decorative coatings for masonry walls

（征求意见稿）

中国计划出版社

砌体外墙防水透气性装饰涂料技术规程

Technical specification for waterproof and breathable decorative coatings for masonry walls

CECS×××:2016

主编单位：武大巨成结构股份有限公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期： 2016年×月×日

中国计划出版社

2016  北 京

中国工程建设标准化协会公告

第* *号

关于发布《砌体外墙防水透气性装饰涂料技术

规程》的公告

根据中国工程建设标准化协会(2015)建标协字第044号文《关于印发中国工程建设标准化协会2015年第一批标准制、修订项目计划的通知》的要求，由中国建筑东北设计研究院有限公司、武大巨成结构股份有限公司等单位制定的《砌体外墙防水透气性装饰涂料技术规程》，经本协会砌体结构专业委员会组织审查，现批准发布，编号为CECS****:2017，自2017年*月1日起施行。

中国工程建设标准化协会

二0一七年*月**日

前  言

根据中国工程建设标准化协会(2015)建标协字第044号文《关于印发中国工程建设标准化协会2015年第一批标准制、修订项目计划的通知》的要求，制定本规程。

本规程共分7章。主要内容包括：

1.总则；2.术语；3.材料；4. 试验方法；5.设计；6.施工；7.验收。

本规程由中国工程建设标准化协会砌体结构专业委员会CECS/TC3归口管理，由主编单位武大巨成结构股份有限公司负责解释。（地址：武汉市东湖开发区武大科技园武大巨成结构股份有限公司，邮编：430223）。在使用过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见、建议及资料寄送主编单位。

主 编 单 位： 武大巨成结构股份有限公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

参 编 单 位： 重庆市建筑科学研究院

陕西省建筑科学研究院

沈阳建筑大学

贵州开磷建设总公司

辽宁省预拌砂浆行业协会

武汉理工大学

辽宁省预拌砂浆行业协会

沈阳市依力达建筑外加剂厂

中国建筑科学研究院国检中心

广东龙湖科技股份有限公司

主要起草人员： 高作平  高连玉  张京街  黄 堃  李庆繁  雷  波

谷亚新  万雄卫  刘巧云  徐春一   王  鑫  谷 倩

安光文  王利微   董庆革  刘双华  曾  兵

主要审查人员：

目     次

1  总则	7

2  术语	8

3 材料	10

3.1  一般规定	10

3.2  技术要求	10

4 试验方法	14

4.1取样	14

4.2 试验条件	14

4.3 试验样板的制备	15

4.4 容器中状态	20

4.5 施工性	20

4.6 试验方法	20

5 设 计	24

5.1 一般规定	24

5.2 技术要求	24

5.3 设计选用	25

6 施 工	26

6.1 一般规定	26

6.2 质量要求	26

6.3 施工工艺	27

7验收	30

7.1 一般规定	30

7.2 检测验收	30

附录A  外墙外保温系统两涂层耐冻融性试验方法	32

本规程用词说明	34

引 用 标 准 名 录	35

条文说明	36

Contents

1 General Provisions	7

2 Terms	8

3 Materials	10

3.1 General requirements	10

3.2 The technical requirements	10

4 Test method for	14

4.1Sampling	14

4.2 Test conditions	14

4.3 The preparation of test samples	15

4.4 State of the container	20

4.5 Construction	20

4.6 The technical requirements	20

5 Design	24

5.1 General requirements	24

5.2 The technical requirements	24

5.3 Design selection	25

6 Construction 	26

6.1 General requirements	26

6.2 The quality requirements	26

6.3 The construction technology	27

7 Acceptance	30

7.1 General requirements	30

7.2 Inspection acceptance	30

Appendix A Exterior insulation system of two coating resistance to freezing and thawing test method	32

Explanation of wording in this specification	34

List of Quoted Standards	35

Addition: Explanation of Provisions	36

1  总则

1.0.1 为保证寒冷及严寒地区砌体外墙应用装饰涂料后湿迁移的顺畅，合理应用防水透气性装饰涂料，确保涂料饰面层的功能及墙体质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于寒冷及严寒地区新建、扩建和改建的工业与民用建筑砌体外墙采用涂料装饰装修工程的施工和验收。

1.0.3砌体外墙应用防水透气性装饰涂料时的设计、施工和验收，除应符合本规程外，尚应符合《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574等国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  砌体外墙  Masonry wall

用块体和砂浆通过一定的砌筑方法砌筑而成的建筑外墙体。

2. 0.2  墙体湿迁移 Moisture migration of wall

墙体在室内外两侧水蒸气分压的作用下，水蒸气沿墙由室内侧向外侧渗透的过程。

2. 0.3  防水透气性装饰涂料  Waterproof breathable decorative paint

涂装在建筑物表面成膜后，既具有一定的防水保护功能，又具有一定的透气性，从而有利于建筑基层墙体的防水及其中的水汽外排的涂料涂层。由底涂层和面涂层组成。

2.0.4  底涂层  Bottom coating

用于封闭基层，防止基层墙面因多孔性造成面涂料过度渗入、降低基层碱性对面涂的侵蚀，提高面涂层透气及附着力的涂料。

2.0.5  面涂层  Surface coating

用于增加装饰效果、提高涂膜性能的涂层。

2.0.6  建筑外墙用腻子  Putty for exterior wall

涂饰工程前，施涂于建筑物外墙，以找平、抗裂为主要目的的基层处理材料。

2.0.7  防水性  Waterproof property

涂膜表面防止水分人侵渗透的特性。防水性性能优劣的评价指标为吸水性。

2.0.8  吸水性  Liquid water permeability

在一定温度和深度的水中，在24h内单位面积上渗透过涂膜的水的质量。吸水性的单位是千克每平方米每小时平方根［kg/(m2×h0.5)］。

2.0.9  透气性  Permeability

水蒸气在建筑外墙室内、外水蒸气分压差作用下，水蒸气分子从高压侧透过外墙涂料膜向低压侧迁移渗透的性质。其优劣，以涂料的水蒸气透过率的大、小进行评价。

2.0.10  水蒸气透过率  Water vapor transmission rate

在一定温度下，涂膜两侧相对湿度保持恒定的条件下，单位时间、单位面积所透过的水蒸气质量[g/(㎡·d)]。

# 3 材料

## 3.1  一般规定

3.1.1  本规程的防水透气性装饰涂料为透气性好的合成树脂乳液外墙两层涂料，其性能指标应符合国家现行标准的有关规定。

3.1.2  防水透气性装饰涂料层包括建筑外墙腻子、合成树脂乳液外墙底涂料和合成树脂乳液外墙面涂料。

## 3.2  技术要求

3.2.1  砌体墙装饰用防水透气性建筑外墙用腻子的性能指标除应符合表3.2.1的规定，尚应符合现行行业标准《建筑外墙腻子》JG/T157的有关规定。

表3.2.1 防水透气性建筑外墙用腻子性能指标

| 项 目 |  |  | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器中状态 |  |  | 无结块、均匀 |
| 施工性 |  |  | 刮涂无障碍 |
| 干燥时间（表干）/( h) ≤ |  |  | 5 |
| 初期干燥抗裂性(6h) |  |  | 无裂纹 |
| 打磨性 |  |  | 手工可打磨 |
| 吸水量(g/10min) ≤ |  |  | 2.0 |
| 耐碱性(48h) |  |  | 无异常 |
| 耐水性(96h) |  |  | 无异常 |
| 粘接强度/ MPa | 标准状态 ≥ |  | 0.60 |
|  | 冻融循环（5次） ≥ |  | 0.40 |
| 低温储存稳定性 |  |  | 三次循环不变质 |
| 腻子膜柔韧性 |  |  | 直径50mm，无裂纹 |
| 动态抗开裂性/ mm |  | 基层裂缝 | ≥0.08，＜0.3 |
| 水蒸气透过率/[g/(㎡·d)] ≥ |  |  | 80 |

注：  1 对于复合层腻子，复合抽样后的产品应符合上述技术指标要求；

2 低柔性及高柔性产品通过腻子膜柔韧性或动态抗开裂性两项之一即可。

3.2.2  砌体外墙装饰用防水透气性合成树脂乳液外墙底涂料的性能指标除应符合表的3.2.1规定外，尚应符合现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755的有关规定。

表3.2.1  防水透气性合成树脂外墙底涂料性能指标

| 项 目 | 标 准 要 求 |
| --- | --- |
| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 施工性 | 刷涂无障碍 |
| 低温稳定性 | 不变质 |
| 涂膜外观 | 正常 |
| 干燥时间（表干）/h ≤ | 2 |
| 附着力/级 ≤ | 1 |
| 耐水性(96h) | 无异常 |
| 耐碱性(48h) | 无异常 |
| 抗泛盐碱性(72h) | 无异常 |
| 透水性/ml ≤ | 0.3 |
| 与下道涂层的适应性 | 正常 |

3.2.3  砌体墙防水透气性合成树脂乳液外墙装饰面涂料的性能指标除应符合表3.2.3的规定外，尚应符合现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755的有关规定。

表 3.2.3  防水透气性外墙面涂料性能指标

| 项 目 |  | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 低温稳定性 |  | 不变质 |
| 施工性 |  | 刷涂二道无障碍 |
| 涂膜外观 |  | 正常 |
| 干燥时间（表干）/ h ≤ |  | 2 |
| 对比率（白色或浅色） ≥ |  | 0.90 |
| 附着力/级 ≤ |  | 1 |
| 耐水性(96 h) |  | 无异常 |
| 耐碱性(48 h) |  | 无异常 |
| 耐沾污性（白色或浅色a）/% ≤ |  | 30 |
| 耐洗刷性(2000次) |  | 漆膜未损坏 |
| 涂层耐温变性（5次） |  | 循环无异常 |
| 透水性/mL |  | 1.0 |
| 耐人工气候老化性（400h） |  | 不起泡、不剥落、无裂纹 |
| 粉化/级 ≤ |  | 1 |
| 变色/级 ≤ |  | 2 |
| 拉伸强度（标准状态下）/ MPa ≥ |  | 1.0 |
| 断裂伸长率b | 标准状态下/% ≥ | 200 |
|  | -10℃/% ≥ | 40 |
|  | 热处理/% ≥ | 100 |

注： 1  浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按《中国颜色体系》GB/T 15608中4.3.2规定明度值为6～9之间三刺激值中的YD65≥31.26。

2  根据《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的划分，在夏热冬暖地区使用，指标为0℃时的断裂伸长率≥40%。

3.2.4  砌体外墙防水透气性合成树脂乳液装饰涂料两涂层的技术要求：

1  砌体外墙防水透气性合成树脂乳液装饰涂料两涂层的吸水性，除应符合表3.2.4-1的规定外，尚应符合现行行业标准《外漆涂料吸水性的分级与测定》JG/T 343的规定。

表3.2.4-1  吸水性的分级[kg/（m2×h0.5）]

| 等 级 | 吸 水 性W |
| --- | --- |
| Ⅰ（高吸水性） | W＞0.50 |
| Ⅱ（中吸水性） | 0.10≤W≤0.50 |
| Ⅲ（低吸水性） | W＜0.10 |

2  砌体外墙防水透气性合成树脂乳液外墙装饰涂料两涂层的水蒸气透过率应符合表3.2.4-2的规定外，尚应符合现行行业标准《外墙涂料水蒸气透过率的测定及分级》 JG/T 309的规定；

表3.2.4-2   外墙涂料水蒸气透过率（V）分级

| 分 级 | 水蒸气透过率V[g/(㎡·d)] | 等量空气层厚度Sd(m) |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ（高） | ＞150 | ＜0.14 |
| Ⅱ（中） | 15~150 | 0.14~1.40 |
| Ⅲ（低） | V＜15 | ＞1.40 |

3  砌体外墙防水透气性合成树脂乳液装饰涂料两涂层，用于外墙外保温系统时，耐冻融性经30次冻融循环无异常。

# 4  试验方法

## 4.1  取样

4.1.1  产品应按国家标准《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186的规定进行取样。

4.1.2  应根据检验所需要量进行取样。

## 4.2  试验条件

4.2.1  试板的状态调节和试验的温湿度应符合现行国家标准《涂料试样状态调节和试验的温湿度》GB 9278的规定。

4.2.2  试验样板的准备：

1  所检样品未明示稀释比例时，搅拌均匀后制板。

2  所检样品明示了稀释比例时，应按规定的稀释比例加水搅均匀后制板，若所检产品规定了稀释比例的范围时，应取其中间值。

4.2.3 试验基材

1  无石棉水泥平板

腻子的干燥时间、耐水性、耐碱性、施工性、打磨性、动态抗开裂性和初期干燥抗裂性；底涂料的干燥时间、施工性、涂膜外观、附着力、耐水性、耐碱性、透水性和与下道涂层的适应性；面涂料的干燥时间、施工性、涂膜外观、附着力、耐水性、耐碱性、涂层耐温变性、耐沾污性、透水性和耐人工气候老化性等项目均使用符合现行行业标准《纤维水泥平板第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1-2006表2中NAF H V级要求的无石棉水泥平板测试。表面应按现行国家标准《色漆和清漆-标准试板》GB/T 9271-2008中10.2的规定进行处理。

2  无石棉纤维增强水泥中密度板

底涂料的抗泛盐碱性使用无石棉纤维增强水泥中密度板测试。表面应按现行国家标准《色漆和清漆 标准试板》GB/T9271-2008中10.2的规定处理。

3  PVC材质的塑料片

面涂料的耐洗刷性使用PVC材质的塑料片测试。

4  马口铁板

腻子膜柔韧性使用马口铁片测试，表面按现行国家标准《色漆和清漆 标准试板》GB/T 9271-2008中4的规定进行处理。

5  砂浆块

腻子的粘结强度和吸水量用砂浆块测试。砂浆块的制作方法是：将水泥（符合《通用硅酸盐水泥》GB/T 175要求，强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥）、砂子（符合《普通混凝土用砂石质量及检验标准》JGJ 52要求的中砂）和水按1:2:0.4的比例（质量比）倒入容器内搅拌均匀至呈浆状，将砂浆倒入70mm*70mm*20mm金属（或其他硬质材料）模具内压实成型，放置24h后脱模，放入水中养护14d后取出于室温干燥，干燥时间不少于7d，备用。

6  聚酯膜（或卡片纸）

面涂料的对比率使用聚酯膜（或卡片纸）测试。

7  复合底材

复合底材由保温层（50mm厚保温浆料）、抗裂层（10 J级耐冲击试验为15mm厚抗裂砂浆，3J级5mm厚抗裂砂浆）组成，必要时可以符合柔性耐水腻子层，并符合现行行业标准《建筑外墙腻子》JG/T 157的规定。

## 4.3  试验样板的制备

4.3.1  腻子试验样板的制备

1  按不同类别产品规定的要求，将产品充分搅拌均匀，静置待用。

2  在要求规格的无石棉水泥平板、砂浆试块或马口铁板上，将腻子填充在相应尺寸及厚度的型框中，用钢制刮板（或刮刀）用力反复压批，确保腻子层密实、表面平整、无残留气泡，除施工性外所有试板均为一次成型。

3  腻子试板尺寸、数量、养护期及腻子涂布量应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1   腻子制板要求

| 检验项目 |  | 底材类型 | 试板尺寸 | 试板数量（块） | 腻子涂布量（湿膜厚度）/mm |  | 试板养护期（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 |  | 无石棉水泥平板c | 150 mm*70 mm*(4~6) mm | 1 | 2 |  | - |
| 耐水性、耐碱性 |  |  | 150 mm*70 mm*(4~6) mm | 各3 | 2 |  | 7 |
| 施工性a、打磨性 |  |  | 200 mm*150 mm*(4~6) mm | 各1 | 2 |  | - |
| 初期干燥抗裂性b |  |  | 200 mm*150 mm*(4~6) mm | 2 | 薄涂腻子 | 1 | - |
|  |  |  |  | 2 | 厚涂腻子 | 2 | - |
| 动态抗开裂性 |  |  | 200 mm*150 mm*(4~6) mm | 3 | 2 |  | 7 |
| 腻子膜柔韧性 |  | 马口铁板 | 155 mm*85 mm*(0.2~0.3) mm | 3 | 1 |  | 7 |
| 粘结强度 | 标态 | 砂浆块 | 70 mm*70 mm*20mm | 6 | 2 |  | 14 |
|  | 冻融 |  |  | 6 | 2 |  | 14 |
| 吸水量 |  |  | 70 mm*70 mm*20 mm | 5 | 2 |  | 7 |
| 水蒸气透过率 |  | 多孔基材 | 试验面积： ＞50cm2 | 3 | 2 |  | 7 |

注：a  第一道刮涂厚度约为1mm，第二道刮涂厚度约为1mm；

b  当产品包装上未注明为薄涂或厚涂腻子时，按薄涂腻子制板；

c  无石棉水泥平板的厚度含4 mm和6 mm。

4. 3.2  底涂料试验样板的制备

1  底涂采用刷涂法制板，每个样品按照GB/T 6750的规定先测定密度D，按式（1）计算刷涂质量：

m=D×S×K                    …………（1）

式中：

m----湿膜厚度为80um时的一道刷涂质量，单位为千克（kg）；

D——按固定的稀释比例稀释后的样品密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

S——试板面积，单位为平方米（m2）；

K——80×10-6，单位为米（m）。

每道刷涂质量：计算刷涂质量m±0.1g。

注：部分底涂由于黏度过低，无法按计算刷涂量一次制板时，可分几次刷涂，保证最终全部涂料均匀地刷涂在底材上，并在报告中注明这一情况；部分底涂由于黏度过高，无法按计算刷涂量制板的，应适当加水稀释，应在报告中注明稀释比例。

2  除另有商定外，底涂料各检验项目的底材类型、试验尺寸、数量及养护期应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2  底涂料制板要求

| 检验项目 | 底材类型 | 试板尺寸 | 试板数量（块） | 底涂料刷涂量（湿膜厚度）/μm | 试板养护期（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 | 无石棉水泥平板 | 150 mm*70 mm*(4~6) mm | 1 | 80 | - |
| 施工性、涂膜外观 |  | 430 mm*150 mm*(4~6) mm | 1 | 1道 | - |
| 附着力、耐水性、耐碱性 |  | 150 mm*70 mm*(4~6) mm | 各3 | 80 | 7 |
| 透水性 |  | 200 mm*150 mm*(4~6) mm | 2 | 80+80 | 7 |
| 与下道涂层适应性 |  | 430 mm*150 mm*(4~6) mm | 1 | 80 | 1 |
| 抗泛盐碱性 | 无石棉纤维增强水泥中密度板 | 150 mm*70 mm*6 mm | 5 | 80 | 7 |

注：无石棉水泥平板的厚度含4 mm和6 mm。

4.3.3  面涂料试验样板的制备

1 拉伸强度及断裂延伸率涂膜的制备。将涂料在容器中充分搅拌混合均匀，倒入钢制或塑料的涂膜膜具（见图1）中，用不锈钢刮板把表面刮平，并在标准条件下正反面朝上各养护7d。涂膜表面应光滑平整，无明显气泡，裂纹等缺陷。最终干膜厚度为（1.0±0.2）mm。

单位为毫米

1——模型不锈钢板

2——普通平板玻璃

图1 涂膜膜具

2  除拉伸强度、断裂伸长率、施工性、涂膜外观和耐洗刷性项目之外，面涂料中其余需要制板检验的项目采用由不锈钢材实制成的线棒涂布器制板。线棒涂布器是由几种不同直径的不锈钢丝分别紧密缠绕在不锈钢棒上制成，其规格为80、100、120三种，线棒规格与缠绕钢丝之间的关系见表4.3.3-1。

表4.3.3-1  线棒规格与缠绕钢丝关系表

| 规格 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缠绕钢丝直径/mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 |

3  除另有商定外，面涂料各检验项目选用的底材类型、试验尺寸、数量、采用的涂布器规格、涂布道数和养护时间应符合表4.3.3-2的规定。涂布两道时，两道间隔6h。

表4.3.3-2  面涂料制板要求

| 检测项目 | 制板要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底材类型 | 试板尺寸 | 试板数量（块） | 线棒涂布器规格 |  | 试板养护期（d） |
|  |  |  |  | 第一道 | 第二道 |  |
| 干燥时间 | 无石棉水泥平板 | 150mm*70mm*(4~6) mm | 1 | 100 | - | - |
| 施工性、涂膜外观 |  | 430mm*150mm*(4~6) mm | 1 | 2道 |  | - |
| 耐水性、耐碱性、耐温变性、耐沾污性、耐人工气候老化、附着力 |  | 150mm*70mm*(4~6) mm | 各3 | 120 | 80 | 7 |
| 透水性 |  | 200mm*150mm*(4~6) mm | 2 | 120 | 80 | 7 |
| 对比率 | 聚酯膜（或卡片纸） | - | 2 | 100 |  | 1a |
| 耐洗刷性 | PVC材质的塑料片 | 432mm*165mm*0.25mm | 2 | 规格为200μm的间隙式湿膜制备器刮涂一道 | - | 7 |

注： 无石棉水泥平板的厚度含4 mm和6 mm。

a 根据涂料干燥性能不同，干燥条件和养护时间可以商定，但仲裁检验时为1d。出厂检验时也可采用（80±2)℃烘干2h后测试。

4.3.4  双涂层的制备

砌体外墙防水透气性合成树脂乳液外墙装饰涂料双涂层的水蒸汽透过率、吸水性和耐冻融性项目测试的底材类型、试验尺寸、数量、采用的涂布器规格、涂布道数和养护时间应符合表4.3.4的规定。其中，底涂料刷涂一道、湿膜厚度约为80μm，放置24h后涂覆面涂料；两道面涂料间隔6h。

表4.3.4  配套性制板要求

| 检验 项目 | 底材 类型 | 试板 尺寸 | 试板数量/块 | 涂布量（湿膜厚度）/μm |  |  | 试板养护期/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 底涂 | 面涂 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第一道 | 第二道 |  |
| 吸水性 | 腻子 | 试验面积：＞200cm2 厚度：＞2.5cm | 5 | 80 | 120 | 80 | 7 |
| 水蒸气透过率 | 腻子 | 试验面积： ＞50cm2 | 3 | 80 | 120 | 80 | 7 |
| 耐冻融性 | 复合底材 | 500mm*500mm | 3 | 80 | 100 | - | 7 |

## 4.4  容器中状态

4.4.1  腻子在容器中的状态

打开包装容器，搅拌时无硬块，易于混合均匀，则评定为合格。

如为粉料或粉料、胶液分装，粉料中无结块及其他杂物，胶液无沉淀、无胶凝，按产品说明书混合比例混合，二者易于混和均匀时，认为“无结块、均匀”。

4.4.2  底涂料和面涂料在容器中状态

打开包装容器，搅拌时无硬块，易于混合均匀，则评定为合格。

## 4.5  施工性

4.5.1  腻子施工性

将试板水平放置，用钢制刮板（刀头宽给120mm）刮涂试样约1mm厚，检验涂装作业是否有障碍，放置5h后再用同样的方法刮涂第二道试样，约1mm厚，再次检验涂装作业是否有障碍。所得涂层平整无针孔、无打卷时，认为“刮涂无障碍”。

4.5.2  底涂料施工性

用刷子在试板平滑面上刷涂试样，刷子运行无困难，则评定为“刷涂无障碍”。

4.5.3  面涂料施工性

用刷子在试板平滑面上刷涂试样，涂布量为湿膜厚约100μm。使试板的长边呈水平方向，短边与水平面成约85º角竖放。放置6h后再用同样方法涂刷第二道试样，在第二道涂刷时，刷子运行无困难，则可评定为“刷涂二道无障碍”。

## 4.6  试验方法

4.6.1  初期干燥抗裂性

应按现行行业标准《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T24中6.8规定的方法进行。

4. 6.2  打磨性

制板后于标准环境下干燥1d，使用0号（120目）干磨砂纸在腻子涂层上进行手工打磨，若可打磨出粉末，则认为打磨性合格，否则认为打磨性不合格。

4. 6.3  吸水量

腻子吸水量测试应采用现行行业标准《建筑外墙腻子》JG/T157中“吸水量”测试方法。

4. 6.4  粘结强度

腻子的粘结强度测试应采用现行行业标准《建筑外墙腻子》JG/T157中“粘结强度”测试方法。

4. 6.5  腻子膜柔韧性

腻子膜柔韧性测试应采用现行行业标准《建筑外墙腻子》JG/T157中“腻子膜柔韧性”测试方法。

4. 6.7  动态抗开裂性

腻子动态抗开裂性测试应采用现行行业标准《建筑外墙腻子》JG/T157中“动态抗开裂性”测试方法。

4. 6.8  低温稳定性

应按现行国家标准《乳胶漆耐冻融性的测定》GB/T 9268中A法进行3次循环的试验。

4. 6.9  涂膜外观

将4.5试验结束后的试板放置24h，目视观察涂膜、若无明显缩孔和流挂、涂膜均匀，则评定为“正常”。

4. 6.10  干燥时间

应按现行国家标准《漆膜 腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728中表干乙法的规定进行。

- 4. 6.11  耐水性

应按现行国家标准《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733中甲法规定进行。试板试验前，应对边和背面进行封蜡处理。将三块试板浸入现行国家标准《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682规定的三级水中，三块试板中至少有二块试板未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色等涂膜病态现象，则评为“无异常”。

- 4. 6.12  耐碱性

应按现行国家标准《建筑涂料涂层耐碱性的测定》GB/T 9265的规定进行。三块试板中至少有二块试板未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色等涂膜病态现象，则评为“无异常”。

4. 6.13  抗泛盐碱性

抗泛盐碱性的测试应按现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755中“抗泛盐碱性”测试方法进行。

4. 6.14  透水性

透水性的测试应按现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755中“透水性”测试方法进行。

4. 6.15  附着力

应按现行国家标准《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T 9286的规定进行。用单刃刀具沿样板长边的平行和垂直方向各平行切割3道，每道间隔为3mm，网格数为4格，进行胶带撕离试验。

- 4. 6.16  对比率

- 对比率的测试应按现行国家标准《白色和浅色漆对比率的测定》 GB/T 23981的规定进行。

- 4. 6.17  耐洗刷性

耐洗刷性的测试应按现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755中“耐洗刷性”测试方法进行。洗刷至规定的2000次数时，两块试板均未出现漆膜损坏，则认为样品经过2000次洗刷试验后漆膜未损坏。

- 4. 6.18  耐人工气候老化性

应按现行国家标准《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》GB/T 1865中9.5循环A的规定进行。结果的评定应按现行国家标准《色漆和清漆_涂层老化的评级方法》GB/T 1766进行。

4. 6.19  耐沾污性

应按现行国家标准《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》GB/T 9780中第5章外墙耐沾污试验方法 涂刷法B法（烘箱快速）的规定进行两次循环的试验。

4. 6.20  涂层耐温变性

应按现行行业标准《建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法》JG/T 25中5的规定进行，每次循环的试验条件为：（23±2）℃水中浸泡18h，（-20±2）℃冷冻3h，（50±2）℃加热3h，为一个循环。三块试板中至少有二块试板未出现开裂、起泡、剥落、明显变色等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

- 4. 6.21  水蒸气透过率

应按现行行业标准《外墙涂料水蒸气透过率的测定及分级》JG/T 309的规定进行。

4. 6.22  吸水性

应按现行行业标准《外墙涂料吸水性的分级与测定》JG/T 343的规定进行。

4. 6.23  拉伸强度

应按现行行业标准《弹性建筑涂料》JG/T172-2005中“拉伸性能”测试方法进行。

4. 6.24  断裂伸长率

应按现行行业标准《弹性建筑涂料》JG/T172-2005中“拉伸性能”测试方法进行。

4. 6.25  与下道涂层的适应性

按表4.3.1规定制备底涂料在4.2规定的条件下养护24h后，用规格为120的线棒刮涂一道面涂料；若刮涂下道漆时易施工、不咬起，目视观察涂膜，不渗色、不开裂，无明显缩孔、流挂或其他病态现象，涂膜均匀，则评定为“正常”。

4.6.26  耐冻融性

按本规程附录A的规定进行。

# 5  设 计

## 5.1  一般规定

5.1.1  寒冷及严寒地区砌体外墙应采用防水透气性涂料进行装饰。

5.1.2  当墙体外侧为密实材料或内侧为蒸压加气混凝土制品等多孔材料时，应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行外墙内部冷凝受潮计算。

## 5.2  技术要求

5.2.1  外墙防水透气性合成树脂乳液装饰涂料两涂层吸水性

1  两涂层吸水性分级应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  两涂层吸水性W的分级[kg/（m2×h0.5）]

| 分 级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 分级指标 | W＞0.50 | 0.10≤W≤0.50 | W＜0.10 |

注： 应给出涂层体系的构成及涂层的干膜厚度。

2  两涂层吸水性除干燥少雨地区外，在未做外防水的多孔性墙体基材上使用的外墙涂层不应低于Ⅱ级,在保温层基材上使用的外墙涂层应为Ⅲ级。

5.2.2  外墙防水透气性合成树脂乳液装饰涂料两涂层水蒸气透过率

1  两涂层水蒸气透过率分级应符合表5.2.2-1的规定。

表5.2.2-1  两涂层水蒸气透过率V分级[g/(m2·d)]

| 分级 | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅱ-1 | Ⅱ-2 | Ⅱ-3 |  |
| 分级指标 | V＜15 | 15≤V＜20.4 | 20.4≤V＜40.8 | 40.8≤V＜150 | V≥150 |

注：应给出涂层体系的构成及涂层的干膜厚度。

2  两涂层在不同基材上水蒸气透过率（V），应符合符合表5.2.2-2的要求。

表5.2.2-2  两涂层不同基材水蒸气透过率V要求

| 基 材 类 别 | 水蒸气透过率V [g/(m2 ·d)] |
| --- | --- |
| 多孔性基材上 | 不应低于Ⅱ-1级 |
| 在块状保温基材上 | 不宜低于Ⅱ-2级 |
| 在纤维状保温基材上 | 不宜低于Ⅱ-3级 |

注：严寒地区宜提高一个级别。

## 5.3  设计选用

5.3.1  当墙体内外侧选择不同种饰面涂料时，应将防水透气性装饰涂料设在外侧。

5.3.2  砌体墙装饰涂层设计应符合下列规定：

1  砌体外墙防水透气性合成树脂乳液外墙装饰底涂料涂刷两道；

2  砌体墙透气性合成树脂乳液外墙装饰面涂料涂刷两道；

3  两涂层厚度为40~60μm。

# 6  施 工

## 6.1  一般规定

6.1.1  砌体外墙防水透气性装饰涂料应由经过培训合格的专业施工队施工，施工中的安全技术和劳动保护等要求，应按国家现行有关规定执行。

6.1.2  应在墙体抹灰结束14天后进行防水透气性装饰涂料的施工。

6.1.3  砌体外墙防水透气性装饰涂料施工优先采用喷涂，也可采用滚涂及刷涂。

6.1.4  砌体墙透气性装饰涂料施工条件：温度5℃-35℃，干燥、无雨、无大风。5℃以下的低温或80%以上的高湿度将使材料的性能长时间无法发挥，涂膜性能降低，应避免施工。

## 6.2  质量要求

6.2.1  用于砌体外墙装饰的防水透气性装饰涂料必须具有国家检测机构的检测报告。

6.2.2  用于砌体外墙装饰的防水透气性装饰涂料出厂时应附有涂料名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。

6.2.3  用于砌体外墙装饰的防水透气性装饰涂料必须配套使用，以免造成砌体墙的破坏。

6.2.4  应根据设计选定的颜色，以色卡定货。超出色卡范围时，应由设计者提供颜色样板，并取得建设方认可，不得任意更改或代替。

6.2.5  在同一工程中，应按照用料单位要求指定的使用量或同类涂料装饰的墙面每2000m2-5000m2划分为一个批次进行抽样检测一次涂料的附着力等主要性能指标。

6.2.6  施工用涂料应贮存在指定的专用库房内，贮存于通风，无阳光直射区域，其贮存温度为3℃-35℃。

## 6.3  施工工艺

6.3.1  表面处理

1  采用高压淡水（压力不少于20MPa）、喷砂或手工打磨等方法将基材表面的浮灰、浮浆、夹渣、苔藓以及疏松部位清理干净。

2  局部受油污污染的砌体墙表面，用碱液、洗涤剂或溶剂处理，并用淡水冲洗至中性。

3  孔洞和其他表面缺陷在表面处理后刮涂腻子进行修补，找平。

4  处理好的砌体墙表面应尽快涂覆底涂料，停留时间最长不宜超过一周。

6.3.2  涂装

1  涂装准备

1）开罐

涂料开罐前要确认其牌号、品种、颜色、批号等，并作记录。

2）搅拌

涂料使用前应搅拌均匀。双组分涂料在固化剂加入前，应首先分别将两个组分搅拌均匀，混合后再次搅拌均匀。厚浆涂料应采用机械搅拌方式。

3）混合熟化

双组分涂料要按规定比例混合，按产品说明书规定放置一定时间进行熟化（预反应）。

4）调节黏度

根据不同的施工方式以及现场环境条件调节涂料施工黏度。调节黏度应使用与涂料配套的稀释剂或者由厂商指定的稀释剂。稀释剂的最大用量不应超过说明书规定的最大用量。

5）适用期

双组分涂料混合均匀，经过必要的熟化后，应立即涂装并在涂料的适用期内用完（必要时通过过滤网过滤）。

2涂料方法

1）刷涂

用于难以涂装部位的预涂装和补涂，比如蜂窝，凹角和凸沿等。

2）辊涂

涂料应具有良好的流平性，辊子的类型和尺寸应与工作面相适应。

3）喷涂

通常包括低压空气喷涂，无气喷涂，空气辅助型无气喷涂等。

采用喷涂施工时，涂料黏度、喷涂压力、喷嘴类型、喷嘴与工作面距离以及喷涂扇面等参数应按产品说明书进行验证，以确保施工质量。

4）刮涂

刮涂用于腻子施工，特别适用于修补表面缺陷。

3  涂装工艺

1）刮涂腻子

采用刮涂腻子补涂基材表面缺陷，可能需要多次补涂。

对于装饰效果要求较高的部位，需要满刮腻子，并打磨平整后，涂装底涂料。

2）涂装砌体外墙防水透气性合成树脂乳液外墙装饰底涂料

底涂料黏度应适当，以保证渗透性。涂覆应均匀，不得有露底现象。对蜂窝、边角等不易涂装的部位，用刷涂法进行预先涂装或补涂。

3）涂装砌体外墙防水透气性合成树脂乳液外墙装饰面涂料

面涂料涂装前，底涂层的局部流挂应打磨平整。涂膜要求平整光滑，色泽均匀一致，不得有漏涂、裂纹、气泡等缺陷，厚度满足要求。同一工作面同一颜色时，应选用相同批号的涂料。

4）涂装间隔时间要求

涂层之间的重涂间隔参照使用说明书和施工环境温度确定。达到最小涂装间隔时间后进行涂装，并应在上一道涂层的重涂间隔时限内完成。

如果已经超出上一道涂层的最大重涂间隔，应对涂层进行拉毛处理，处理完毕后使用蘸有清水或溶剂的抹布清洁表面粉尘或采用洁净的压缩空气清洁表面粉尘，然后才能进行涂装。

6.3.3  涂层修补

1  大面积修补

大面积修补的程序应该按照5.3.1和5.3.2执行。

2  小面积修补

对于小面积修补应按下面的程序进行：

——干燥修补部位；

——清洁修补区域，进行除油去灰工作；

——修补区域表面处理，可采用打磨的方式进行，确保底基层牢固可靠；

——如果采用腻子进行填补时，应在腻子上先涂底涂料，再上面涂料；

——对小面积刷涂时，要多施工几道，确保达到规定涂膜厚度。

6.3.4  涂膜养护

涂装完成后，涂膜需经过规定的养护时间后方可投入使用。养护期间，涂膜没有完全固化，要避免造成涂膜损伤的行为。

涂料实干前，应该避免淋雨或者直接浸水以及接触其他腐蚀介质。

# 7  验收

## 7.1  一般规定

7.1.1  砌体外墙防水透气性装饰涂料施工完毕后，建设单位应组织有关单位进行竣工验收。

7.1.2  砌体外墙防水透气性装饰涂料的的验收应符合国家现行标准GB/T 50210《建筑装饰装修工程质量验收规程》和JG/J 235《建筑外墙防水工程技术规程》等标准的有关规定。

7.1.3砌体外墙防水透气性装饰涂料施工中所用的材料质量必须符合设计要求和相关产品标准的规定。

## 7.2  检测验收

7.2.1  砌体外墙防水透气性装饰涂层养护完成后进行最终涂层的质量检测。检测项目包括：外观检查、厚度检测和附着力检测。

7.2.2  外观检查方法和要求

对抽样检测区域进行目视检查，涂层应连续、均匀、平整，不允许有露涂、流挂、变色、色差、针孔、裂纹、气泡等缺陷。

7.2.3  厚度检测方法和要求

- 涂层厚度检测可采用以下两种方法：

1）无损型涂层测厚仪方法。按每个检测单元随机检测9个测点，以9个测点的涂层干膜厚度算术平均值代表涂层的平均干膜厚度。

2）随炉件法。在同批检验区域内，将0.5mm×50mm×100mm白铁皮三块粘贴于砌体墙表面，随检验批一起施工，涂装完7d后用磁性测厚仪测定白铁皮上的干膜厚度，可近似为砌体墙表面的涂装厚度；

2  涂层厚度应符合“80-20”规则，即涂层平均干膜厚度应不小于设计干膜厚度，80%测定点大于设计干膜厚度，最小干膜厚度应不小于设计干膜厚度的80%。

7.2.4  附着力检查方法和要求

1涂层附着力按GB/T9286规定进行。

2涂层附着力应不大于1级。

7.2.5  检验批

砌体外墙防水透气性装饰涂料的涂层质量按批检验，根据涂装工程量，每2000 m2-5000 m2为一个检验批。每一检测单元面积为10 m2，即为检测基准面。

# 附录A  外墙外保温系统两涂层耐冻融性试验方法

A.0.1  仪器和设备

- 低温箱：能使温度控制在-20±2℃范围以内。

- 恒温水箱：能使温度控制在23±2℃范围以内。

A.0.2  试验方法

1  取样

按《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料》GB/T 3186的规定进行取样。取样数量根据需要而定。

2  试验环境

- 试验室标准试验条件为：温度23±2℃，相对湿度50%±5%。

- 所有试验样品及所用试验器具应在标准试验条件下至少放置24h后进行

试验。

- 试验底材

采用复合底材。复合底材由保温层（50mm厚保温浆料）、抗裂层组成，

并应符合《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158中7.3.1的规定。

- 制板应符合表B.0.2的要求。

表A.0.2  两涂层耐冻融性试验制板的要求

| 试板尺寸 | 试板数量（块） | 涂布量（湿膜厚度）/养护期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 底涂（h） | 面涂（d） |
| 500mmх500mm | 3 | 80μm/1~2 | 100μm/7 |

5 试件养护

试件应在标准养护条件下进行，标准养护条件是温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%，养护时间为7d。

6  试验步骤

1）四个侧面用1:1的松香和石蜡混合物封边，试件进行30个循环，每个循环24小时；试件在（23±2）℃水中浸泡8h，饰面层朝下，浸入水中深度为（2~10）mm，接着在（-20±2）℃的条件下冷冻16h为1次循环；当试验需要中断时，试件应存放在（-20±2）℃条件下；

2）每次浸泡结束后，取出试件，擦去表面明水，观察试件是否出现裂缝、粉化、空鼓、剥落现象，与留样试板对比，颜色及光泽有无明显变化等情况并做记录。有裂缝、粉化、空鼓、剥落等情况时，记录其数量、尺寸和位置，并说明发生时的循环次数。

3）判定

当三块试板均未出现以上异常现象时，则评定为“无异常”。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待对要求严格程度不同的用词用语说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的；

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明必须按有关标准规范或规定执行的写法为，“应按……执行”或“应符合……的要求（规定）”。

# 引 用 标 准 名 录

《墙体材料应用统一技术规范》GB/T 50574

《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》  GB/T 1728

《漆膜耐水性测定法》  GB/T 1733

《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》  GB/T 1766

《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）》 GB/T 1865

《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186

《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》  GB/T 9265

《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》  GB/T 9266

《乳胶漆耐冻融性的测定》  GB/T 9268

《色漆和清漆 标准试板》 GB/T 9271

《色漆和清漆 耐液体介质的测定》  GB/T 9274

《涂料试样状态调节和试验的温湿度》  GB/T 9278

《色漆和清漆 漆膜划格试验》  GB/T 9286

《合成树脂乳液外墙涂料》  GB/T 9755

《建筑涂料涂层耐玷污性试验方法》  GB/T 9780

《建筑装饰装修工程质量验收规程》  GB/T 50210

- 《白色和浅色漆对比率的测定》 GB/T 23981

《弹性建筑涂料》  JG/T172

《建筑涂料 涂层耐冻融循环性测定法》  JG/T 25

《建筑外墙腻子》  JG/T157

《建筑外墙防水工程技术规程》  JG/J 235

《外墙涂料水蒸气透过率的测定及分级》  JG/T 309

《外漆涂料吸水性的分级与测定》  JG/T 343

《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》  JC/T 412.1

中国工程建设标准化协会标准

砌体外墙防水透气性装饰涂料技术规程

- Technical specification for waterproof and breathable decorative coatings for masonry walls

# 条文说明

（初稿）

前  言

《砌体外墙防水透气性装饰涂料技术规程》CECS***：2016，经中国工程建设标准化协会砌体结构专业委员会组织审查，现批准发布。

为方便广大设计、施工、科研、院校等单位的有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，本规程编制组按章、节、条的顺序编制了条文说明，供使用时参考。在使用中如发现本条文说明欠妥之处，请将意见函寄武大巨成结构股份有限公司。

目   次

1 总则	39

2 术语	40

3 材料	41

3.1 一般规定	41

3.2 技术要求	41

5 设计	43

5.1 一般规定	43

5.2 技术要求	43

5.3 设计选用	44

6 施工	45

6.1 一般规定	45

6.2 质量要求	45

6.3施工工艺	46

7 验收	48

7.1 一般规定	48

7.2 检测验收	48

# 1  总则

1.0.1 砌体结构因为具有造价低廉、施工简便、取材容易，具有良好的隔热、隔音性能，一直为广大工程设计人员和施工人员及业主所喜爱。未来，砌体外墙和钢筋混凝土一起形成的组合墙成为建筑结构发展应用的新方向。但目前为止，针对寒冷及严寒地区砌体外墙，国内没有相关防水透气性装饰涂料的技术要求，更没有砌体外墙防水透气性装饰涂料设计、施工和验收等方面的标准。为了更好地保障砌体墙结构的质量，延长砌体墙结构的服役寿命，促进砌体墙结构的进一步发展，编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础，制定了本规程。

1.0.2 本条规定了本规程的适用范围，即适用于寒冷及严寒地区新建、扩建和改建的工业与民用建筑砌体外墙涂料装饰装修工程的施工和验收。本规程的规定是最低标准，当承包合同和设计文件对质量验收的要求高于本规程的规定时，验收时应当以承包合同和设计文件的要求为准。

1.0.3 本条提出了本规程编制的依据是现行国家标准，如《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574、《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755、《建筑外墙腻子》  JG/T157 、《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB/T 50210、《建筑外墙防水工程技术规程》JG/J 235等，因此在执行本规程时强调应与这些标准配套使用。

# 2 术语

2.0.1～2.0.10 本规程采用的术语及其定义，是根据下列原则确定的：

1 凡现行工程建设国家标准已作出规定的，一律加以引用，不再另行给出命名和定义；

2 凡现行工程建设国家标准尚未规定的，由本规程参照国家标准和国外先进标准给出命名和定义；若国际标准和国外先进标准尚无这方面术语，则由本规程自行命名和定义。

3 当现行工程建设国家标准虽已有该术语，但或定义不准确或概括的内容不全时，由本规程完善其定义。

# 3 材料

## 3.1 一般规定

3.1.1为了使防水透气性装饰涂料达到寒冷及严寒地区砌体外墙的应用要求，本规程的防水透气性装饰涂料应为透气性好的合成树脂乳液外墙两层涂料，具体包括合成树脂乳液外墙底涂料和合成树脂乳液外墙面涂料。其中合成树脂乳液外墙底涂料的性能指标应符合《建筑外墙腻子》JG/T157有关规定，合成树脂乳液外墙面涂料的性能应符合《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755和《弹性建筑涂料》JG/T172 的有关规定。

3.1.2  因为涂层的厚度对涂层的水蒸气透过率影响很大，一般情况下，涂层越厚，透气性越差。为了保障涂层的透气性，本规程中防水透气性装饰涂料层包括建筑外墙腻子、合成树脂乳液外墙底涂料和合成树脂乳液外墙面涂料。

## 3.2 技术要求

3.2.1砌体外墙装饰用防水透气性建筑外墙腻子是以无机胶凝材料为基料，配以粘结材料及其他助剂加工而成的外墙墙面找平材料。具有粘结强度高、耐水性、耐碱性和施工性能好的特点。

3.2.2砌体外墙装饰用防水透气性合成树脂乳液外墙底涂料是以渗透性合成树脂乳液为基料，与水和其他助剂配制而成的建筑外墙涂料。具有很好的封闭性、抗泛碱性和附着力。主要品种有苯—丙乳液、硅—丙乳液等配制的外墙底涂料。

3.2.3合成树脂乳液外墙涂料是指由合成树脂乳液为基料，与颜料、体质颜料及各种助剂配制而成的建筑外墙涂料。主要品种有苯—丙乳液、丙烯酸酯乳液、硅—丙乳液、氟碳氟液等配制的外墙涂料。

3.2.4外墙墙体采用涂料做饰面层时，为防止墙体结构内部水蒸气冷凝受潮，建筑外墙涂料膜应具有较小的蒸气渗透阻，也就是要使水蒸气易于透过，同时为防止降水（雨、雪）经外墙涂料渗入造成墙体结构内部受潮，亦应具有较好的防水性能，即外墙饰面涂料应具有防水透气性。从外墙涂料保护的角度来说，涂料的吸水性越小越好，透气性越大越好。理想的外墙系统应既没有吸水性，又没有水气扩散阻力，但事实这是不可能的，只有当透气性和吸水性达到某一合适值时，涂膜才具有优越的保护功能。同时考虑到寒冷及严寒地区的气候，要求砌体外墙防水透气性合成树脂乳液装饰涂料两涂层，用于外墙保温系统时，耐冻融循环30次无异常。

# 5  设计

## 5.1 一般规定

5.1.1 寒冷及严寒地区砌体外墙装饰层因为墙体湿迁移和砌体墙材料自身原因而容易导致水进入墙体。如果墙体进水，就会造成墙体保温能力下降；墙体饰面层材料软化、强度降低、甚至脱落。如果水进入到墙体，会降低工程结构的耐久性和安全性。为了有效防止水对墙体的危害，外墙墙体采用涂料做饰面层时，应采用防水透气性涂料进行装饰。

5.1.2 砌体外墙采用多层墙体结构时，应将较大的密实材实布置在内侧，而将蒸气渗透阴较小的布置在外侧，使渗透进外墙墙体结构的蒸气能保持“难进易出”，这是防止围护结构内部水蒸气冷凝、结露、受潮的基本原则和措施。当砌体墙墙体外侧为密实材料或内侧为蒸压加气混凝土制品等多孔材料时，应进行冷凝验算，经内部冷凝验算而必须设置隔气层时，应严格控制保温层的施工湿度，或采用预制板状或块状保温材料，避免湿法施工或雨天施工，并保证隔气层的施工质量。

## 5.2 技术要求

5.2.1防水性是指涂膜表面防止水分入侵渗透的特性。防水性性能优劣的评价指标为吸水性。吸水性（W）是指在一定温度和深度的水中，在24h内单位面积上渗透过涂膜的水的质量。吸水性是外墙涂层抵抗雨水渗透，即防水性的一项重要指标，对多孔性墙体基层及外墙外保温材料基层十分重要。

5.2.2 水蒸气在建筑外墙室内、外水蒸气分压差作用下，水蒸气分子从高压侧透过外墙涂膜低压侧迁猁渗透的性质。涂膜透气性的技术指标是水蒸气透过率。水蒸气透过率（V）是指在一定温度下，涂膜两侧相对湿度保持恒定的条件下，单位时间、单位面积所透过的水蒸气质量。涂膜的水蒸气透过率是建筑外墙涂料十分重要的一项技术指标。理想的涂膜应具有良好的水蒸气透气性且不透水。

## 5.3 设计选用

5.3.1砌体外墙采用多层墙体结构时，应将较大的密实材实布置在内侧，而将蒸气渗透阴较小的布置在外侧，使渗透进外墙墙体结构的蒸气能保持“难进易出”，这是防止围护结构内部水蒸气冷凝、结露、受潮的基本原则和措施。因此，当墙体内外侧选择不同种饰面涂料时，应将防水透气性装饰涂料设在外侧。

5.3.2为了避免涂料施工时出现漏涂，同时保证涂层的防水透气性效果，砌体墙装饰涂层设计时，应符合“砌体外墙防水透气性合成树脂乳液外墙装饰底涂料涂刷两道；砌体墙透气性合成树脂乳液外墙装饰面涂料涂刷两道；两涂层厚度为40-60μm”的规定。

# 6  施工

## 6.1 一般规定

6.1.1 施工单位在施工前必须根据装饰标准式样等作出施工计划，并按施工计划准备材料、设备以及协调各关联工序，按计划组织专业施工队施工，保障涂料施工的质量。施工中，施工人员必须使用符合规定标准的劳动防护用品，按安全技术标准和安全操作规程进行施工，发现异常，采取有效防护措施，并向安全管理人员报告。

6.1.2墙体建好之后，需要在表面使用水泥砂浆进行抹灰处理，起到保护，加固墙体的功能，同时也是墙面的基础结构。墙面抹灰使用的是水泥砂浆，水泥砂浆会在有水的状态下不断与空气发生物理化学反应，最终形成强度，通常来说，标准养护时间不少于14天。如果在养护期内开始施工，会导致抹灰层粉化开裂、析出碱性成分导致后序施工存在质量问题，如腻子脱落、黄变，粉化等。

6.1.3砌体外墙防水透气性装饰涂料大面积施工时，优先采用喷涂，也可采用滚涂及刷涂。

6.1.4砌体外墙防水透气性装饰涂料为水性涂料，温度过低，涂料流动性不好，不利于施工，且对涂层的性能有很大影响；温度过高或风速太大，涂层表面干燥过快，容易引起涂层开裂，起皱等缺陷。因此，砌体外墙防水透气性装饰涂料施工条件：温度5℃～35℃，干燥、无雨、无大风。5℃以下的低温或80%以上的高湿度将使材料的性能长时间无法发挥，涂膜性能降低，应避免施工。

## 6.2 质量要求

6.2.1市面上水性建筑涂料种类繁多，质量参差不齐，选用的砌体外墙防水透气性装饰涂料必须有国家检测机构的检测报告。

6.2.2为避免混淆不同品种，不同颜色和不同批号的涂料，正确施工各种涂料和保障和涂层的性能，用于砌体外墙防水透气性装饰涂料出厂时应附有涂料名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。

6.2.3砌体外墙防水透气性装饰涂料包括合成树脂乳液外墙底涂料和合成树脂乳液外墙面涂料。其中，底涂料主要用于封闭基材，防止基材腐蚀；面涂料主要提高基材的耐久性和装饰作用。两种涂料的复配使用，才能达到既有效保护墙体，又美化装饰墙体的目的。

6.2.4涂料的颜色用文字表达容易引起误差，故用色卡及其编号作为选定采购依据。如超出色卡范围时，以颜色实样作为采购涂料的标准。

6.2.5为了保障涂料施工质量，要求同一工程中分批次抽样检测涂料的附着力等主要性能指标。

6.2.6砌体外墙防水透气性装饰涂料为水性涂料，温度过低可能造成涂料凝固而影响性能，阳光直射容易造成涂料局部温度过高，使贮存时间变短或引起涂料变质。

## 6.3施工工艺

6.3.1

1 采用高压淡水处理表面基材，有效防止氯离子进入基材进行腐蚀。有效去除基材表面的浮灰、浮浆、夹渣、苔藓以及疏松部位，可以增加涂层的附着力，从而避免涂料停留在基材表层或基材脱落等引起的涂料保护作用失效。

2 去除油污，从而避免涂料无法渗入基材而导致涂料保护作用失效。

3 为了墙体整体美观，避免涂料无法完全渗入到孔洞和其他表面缺陷，对墙体的孔洞和其他表面缺陷应进行表面处理。

4 为了避免处理好的基材二次污染，从而影响到涂层的质量，处理好的基材表面应尽快涂覆底涂料。

6.3.2

1 开罐前应检查所有涂料的牌号、品种、颜色和批号等是否符合施工技术条件的规定。质量不合格或变质的涂料不能使用。在使用涂料前，要对涂料的性能了解清楚，根据涂料各自的施工要求选择合适的施工工具。涂料使用前要搅拌均匀，根据施工环境和施工工具，用与涂料配套的稀释剂调节涂料的施工黏度。当天调配的涂料最好当天用完；双组分涂料必须经过熟化后并在适用期内使用完。

2 根据涂料性能、施工要求、施工面积或施工部位等选择合适的涂装方法。

3 根据涂料性能，按照“腻子——底涂料——面涂料”的顺序进行施工。确保上一道材实完全固化或干燥后，方可进行下一道材料的施工。

6.3.3

1 因为施工环境和施工工艺等导致涂层大面积出现流挂、针眼、色差、开裂、脱落等需要进行大面积修补。

2 涂层局部出现流挂、针眼、色差、开裂、脱落等，需要进行小面积修补。

6.3.4

涂料在涂装完毕后要根据季节、温室度、湿度和环境条件进行遮挡等养护。涂层在成膜前不能受潮、不能被玷污。

# 7  验收

## 7.1 一般规定

7.1.1～7.1.3

砌体外墙涂装工程的验收应待养护期满后进行，验收时应检查涂装工程图、设计说明及其他设计文件、 所用材料的品合格证、性能检测报告、材料进场验收记录和施工记录等。

## 7.2 检测验收

7.2.1 砌体外墙防水透气性装饰涂层养护完成后方可进行最终涂层质量检测。根据现场检测的可行性，主要检测涂层外观、涂层厚度和涂层附着力。

7.2.2 采用目测法对砌体外墙防水透气性装饰涂层进行检查，核对标准色卡编号、不属编号范围者与原样本或样板核对。不允许掉粉、起皮、漏涂、透底、泛碱、咬色；不允许流挂、疙瘩；要求无针孔、无刷纹、无气泡等缺陷；分色线平直，偏差不大于1mm。

7.2.3 砌体外墙防水透气性装饰涂层厚度检测数值应与设计要求一致，厚度达不到设计要求的，要求重新涂装。

7.2.4 砌体外墙防水透气性装饰涂层附着力现场采用划格法进行检测，附着力不合格的，要求得新涂装。

7.2.5 砌体外墙防水透气性装饰涂料的涂层质量按批检验，根据涂装工程量，每2000 m2～5000 m2为一个检验批。每一检测单元面积为10 m2，即为检测基准面。若涂装面积不足2000m2，按一个批次进行检测。