CECS ××× ：201×

中国工程建设协会标准

陶瓷饰面砖粘贴应用技术规程

Technical specification for ceramic tiles installation

（征求意见稿）

中国工程建设协会标准

陶瓷饰面砖粘贴应用技术规程

Technical specification for ceramic tiles installation

CECS ××× ：201×

主编单位：中国建筑科学研究院

雷帝（中国）建筑材料有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

201×  北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2016年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2016]038号）的要求，制定本规程。

陶瓷饰面砖主要应用于建筑墙面和地面粘贴，在国内外各类建筑装饰装修中得到广泛使用，是当前最为重要的建筑饰面材料。为了确保陶瓷饰面砖工程的安全和质量，明确陶瓷饰面砖粘贴的材料选用、工程设计、施工及验收等重要环节中的要求，经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本规程分为六章，主要技术内容包括：总则，术语，材料，设计，施工，验收。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责推荐性工程建设标准试点工作的通知》”的要求，推荐给工程建设、设计、施工和使用单位以及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。在使用中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料径寄解释单位（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013)。

主编单位：中国建筑科学研究院

雷帝（中国）建筑材料有限公司

参编单位：中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1	总   则	1

2	术   语	2

3	材   料	4

3.1	陶瓷饰面砖	4

3.2	粘结材料	4

3.3	填缝材料	4

3.4	密封胶	5

4	设   计	6

4.1	一般规定	6

4.2	构造设计	7

4.3	材料选择	10

5	施   工	14

5.1	一般规定	14

5.2	施工工具	15

5.3	饰面砖粘贴	16

5.4	成品保护	18

6	验   收	19

附录A  陶瓷饰面砖粘结材料的类型与代号	20

本规程用词说明	22

引用标准名录	23

附：条文说明	24

Contents

1	General provisions	8

2	Terms	9

3	Materials	10

3.1	Ceramic Tiles	10

3.2	Ceramic Tile Adhesives	10

3.3	Ceramic Tile Grouts	10

3.4	Sealants	10

4	Design	11

4.1	General Requirements	11

4.2  Detail Solutions	12

4.3  Material Selection	13

5	Construction	16

5.1	General Requirements	16

5.2	Tools	17

5.3	Tiling	18

5.4	Finished Job Protection	19

6	Acceptance	21

Addition A Ceramic Tile Adhesive classification	22

Explanation of wording in this specification	22

List of quoted standards	23

# 总   则

1.0.1  为保证陶瓷饰面砖粘贴工程的质量，做到技术先进，经济合理，安全可靠，制定本规程。

【条文说明】1.0.1  墙面和地面粘贴陶瓷饰面砖在国内外大量采用，尤其是卫生间、厨房的墙面和地面普遍粘贴陶瓷饰面砖，我国城乡各地采用玻化砖等新型陶瓷饰面砖装修墙面和地面的工程迅速增加。与此同时，陶瓷饰面砖空鼓、脱落等质量事故也不断增多，许多耗巨资装修的建筑物变得面目全非，不仅影响环境美观，而且威胁到人身安全，工程的维修和返工也造成了很大的经济损失。制订本规程的目的，是为陶瓷饰面砖工程的选材、设计、施工及验收提供一套科学实用的依据，以提高建筑物的工程质量，确保其安全可靠和经济合理。

1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建和既有建筑中在建筑室内、室外墙面或地面上粘贴陶瓷饰面砖工程的材料选用、设计、施工及验收。

【条文说明】1.0.2  建筑室内、室外墙面或地面上粘贴玻化砖等新型陶瓷饰面砖工程的材料选用、设计、施工要求过去不规范，本规程是国内标准中是最新、最全的。

1.0.3  陶瓷饰面砖工程的设计、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术   语

2.0.1  陶瓷饰面砖      ceramic tile

以黏土和其他无机非金属矿物为主要原料，经成型、烧成等工序而制备的用于建筑表面装饰装修的陶瓷块状材料。

2.0.2  粘结材料      adhesives

用于粘结陶瓷饰面砖的材料。

2.0.3  填缝材料      tile grout

用于填充陶瓷饰面砖间接缝的材料。

2.0.4  基体      substrate

承载粘贴陶瓷饰面砖的墙体或楼板。

2.0.5  基层      base

直接承受陶瓷饰面砖粘贴的面层。

2.0.6  定位器      locator

用于陶瓷饰面砖粘贴过程中控制接缝宽度的配件。

【条文说明】2.0.6  定位器是辅助粘贴陶瓷饰面砖控制砖缝宽度或控制砖表面平整的有效器材。

2.0.7  齿形抹刀      notched trowel

用于陶瓷饰面砖粘贴过程中利用锯齿形开口控制粘结材料厚度和均匀度的工具。

# 材   料

## 陶瓷饰面砖

3.1.1  陶瓷饰面砖产品应符合现行国家现行标准《陶瓷砖》GB/T 4100、《陶瓷马赛克》JC/T 456和《薄型陶瓷砖》JC/T 2195的规定。

【条文说明】3.1.1  陶瓷饰面砖要求在现行国家现行标准《陶瓷砖》GB/T 4100、《陶瓷马赛克》JC/T 456和《薄型陶瓷砖》JC/T 2195中有相应的规定。

3.1.2  外墙使用的陶瓷饰面砖应符合现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126的有关规定。

【条文说明】3.1.2  外墙使用的陶瓷饰面砖要求在现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126中有相应的规定。

## 粘结材料

3.2.1  陶瓷饰面砖粘结材料应符合本规程附录A的规定。

【条文说明】3.2.1  陶瓷饰面砖粘结材料要求在现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547中有相应的规定。陶瓷饰面砖粘结材料类型及指标在本规程附录A中有规定。

3.2.2  外墙使用的陶瓷饰面砖粘结材料应符合现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126的有关规定。

【条文说明】3.2.2  外墙使用的陶瓷饰面砖粘结材料要求在现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126中有相应的规定。

## 填缝材料

3.3.1  陶瓷饰面砖填缝材料应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004的规定。

【条文说明】3.3.1  陶瓷饰面砖填缝材料要求在现行行业标准《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004中有相应的规定。

3.3.2  外墙使用的陶瓷饰面砖填缝材料应符合现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126的有关规定。

【条文说明】3.3.2  外墙使用的陶瓷饰面砖填缝材料要求在现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126中有相应的规定。

## 密封胶

3.4.1  陶瓷饰面砖粘贴工程中所使用的密封胶应符合现行国家标准《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083的有关规定。

【条文说明】3.4.1  陶瓷饰面砖粘贴工程中所使用的密封胶要求在现行国家标准《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083中有相应的规定。

# 设   计

## 一般规定

4.1.1  陶瓷饰面砖工程应进行专项设计，专项设计应包括下列内容：

1  陶瓷饰面砖的品种、规格、颜色、图案和主要技术性能；

2  找平、防水、粘结、填缝等工序所用材料的品种和技术性能；

3  基体、基层的种类及处理方式；

4  陶瓷饰面砖的排列方式、分格；

5  陶瓷饰面砖接缝的宽度；

6  陶瓷饰面砖伸缩缝位置及构造；

7  外墙陶瓷饰面砖凹凸处的墙面防水、排水构造；

8  穿墙构件、门窗洞口、屋檐、与其他面材的过渡部位等特殊节点的构造。

【条文说明】4.1.1  为保证陶瓷饰面砖工程的质量，本条对陶瓷饰面砖工程的设计深度做了规定。

4.1.2  陶瓷饰面砖粘贴工程的基体和基层应符合下列规定：

1  基体应坚实牢固，抗拉强度不应小于0.4MPa，当基体的抗拉强度小于0.4MPa时，应进行加强处理；

2  加气混凝土、轻质墙板、墙体保温系统等基体，当采用陶瓷饰面砖时，应有可靠的加强及粘结质量保证措施；

3  混凝土基体应至少养护28d；

4  基层有防水材料的抗拉强度不应小于0.4MPa；

5  基层表面平整度偏差不应大于4mm；立面垂直度偏差不应大于4mm；

6  轻钢龙骨板材基体上，不宜粘贴边长大于300mm的陶瓷饰面砖；

7  带有地暖的地面上，不宜粘贴边长大于300mm的陶瓷饰面砖。

【条文说明】4.1.2  基体和基层处理是保证陶瓷饰面砖工程质量的重要工序，应针对不同的基体和基层采取相应的处理措施。

1  基体强度低易造成找平层与基体界面破坏。

2  加气混凝土、轻质墙板、外墙外保温系统等基体自身强度较低，需要采取挂网布等加强措施，粘贴的外墙饰面砖采用柔韧性填缝材料并设置足够的伸缩缝缓冲使用过程中因温度变化而引起的收缩变形。如果不能按要求做，就不应采用外墙饰面砖饰面。

3  为了避免混凝土基体收缩对陶瓷饰面砖工程质量带来影响，要求混凝土基体应至少养护28d。

4  采用柔性防水的基层，防水层的高致密度及柔性特点，易造成防水层界面结合不牢脱开。

5  陶瓷饰面砖工程的基层表面平整、立面垂直，是保证薄涂法粘贴陶瓷饰面砖的基本条件。

6  轻钢龙骨板材基体存在一定的挠度和变形量，为了防止基体变形引起陶瓷饰面砖工程的开裂和脱落，根据国内外调研结果确定在轻钢龙骨板材基体不宜粘贴边长大于300mm的陶瓷饰面砖。

7  饰面砖本身与基面的热膨胀系数有差异，温差变化引起饰面砖本身与基面之间的变形，最终导致瓷饰面砖工程出现开裂和脱落，带有地暖的地面上，温差变化一定存在，防止由于变形引起陶瓷饰面砖工程的开裂和脱落。根据国内外调研结果确定在带有地暖的地面上不宜粘贴边长大于300mm的陶瓷饰面砖。

## 构造设计

4.2.1  室外墙面和地面陶瓷饰面砖粘贴应设置伸缩缝，伸缩缝间距不宜大于6m，伸缩缝宽度宜为20mm，伸缩缝设置应从找平层断开，并一直延伸至饰面砖表面，伸缩缝应采用耐候密封胶填充。

【条文说明】4.2.1  饰面砖粘贴时设置伸缩缝，可防止墙体结构变形及外墙饰面砖本身温度变形导致的开裂和脱落。根据国内外调研结果确定室外墙面和地面陶瓷饰面砖伸缩缝间距不宜大于6m，伸缩缝的宽度宜为20mm，也可根据各地区的气候条件确定伸缩缝尺寸。伸缩缝设置应从找平层断开，并一直延伸至饰面砖表面，伸缩缝应采用耐候密封胶填充。过去伸缩缝嵌缝材料的选用没有得到应有的重视，要求过低，大量使用的沥青类低劣伸缩缝嵌缝材料不耐久、易开裂，导致雨水从裂缝渗入饰面砖外墙内，造成外墙饰面砖空鼓脱落、渗漏水，因此，本条要求采用硅酮耐候密封胶嵌缝，硅酮耐候密封胶可承受外墙饰面砖胀缩变形，能保证伸缩缝的持久防水抗渗。

4.2.2  室内墙面和地面陶瓷饰面砖粘贴宜设置伸缩缝，伸缩缝间距不宜大于8m，伸缩缝宽度宜为5mm～10mm，伸缩缝设置应从找平层断开，并一直延伸至饰面砖表面，伸缩缝应采用密封胶或柔性装饰线条填充。

【条文说明】4.2.2  室内墙面和地面陶瓷饰面砖粘贴宜设置伸缩缝，室内环境温度相对稳定，根据国内外调研结果确定室内伸缩缝间距不宜大于8m，伸缩缝宽度宜为5mm～10mm，伸缩缝设置应从找平层断开，并一直延伸至饰面砖表面，伸缩缝应采用密封胶或同等功能的柔性装饰线条填充。

4.2.3  墙体变形缝两侧粘贴的外墙饰面砖之间的距离不应小于变形缝的宽度。

【条文说明】4.2.3  为防止因墙体变形缝宽度变化而导致外墙饰面砖脱落，提出了本条的规定。

4.2.4  室外陶瓷饰面砖接缝的宽度不应小于5mm，缝深不宜大于3mm，也可为平缝。室内陶瓷饰面砖接缝的宽度不应小于1.5mm；陶瓷饰面砖边长大于800mm或地暖地面陶瓷饰面砖接缝的宽度不宜小于3mm。

【条文说明】4.2.4  外墙饰面砖之间不留接缝的话，受到阳光照射的外墙饰面砖膨胀没有缓冲余地，会出现外墙饰面砖顶起导致脱落。外墙饰面砖接缝过小，填缝料不能密实的填充封闭，雨水从开口接缝进入导致渗漏和破坏粘结层。本条要求包括阳角在内的外墙饰面砖接缝宽度至少5mm。便于填缝密封，还能增加外墙饰面砖的粘结面积，有利于保证工程质量。室内环境条件相对稳定，室内陶瓷饰面砖接缝的宽度不应小于1.5mm, 对于地暖地面和陶瓷饰面砖边长大于800mm时，潜在的变形量大于普通地面及小尺寸瓷砖，接缝宽度不宜小于3mm。

4.2.5  墙面阳角处宜采用异型角砖或护角线条，陶瓷饰面砖与其他材质饰面材料交接处宜采用过渡连接线条。

【条文说明】4.2.5  为保护陶瓷饰面砖工程，墙面阳角处宜采用异型角砖或护角线条，陶瓷饰面砖与其他材质饰面材料交接处宜采用过渡连接线条。

4.2.6  窗台、檐口、装饰线等外墙面凹凸部位应采用防水和排水构造。

【条文说明】4.2.6  在窗台、檐口、装饰线等墙面凹凸部位易存留雨水，如果密封不严、倒坡积水等处理不当会使雨水渗入饰面砖外墙内，引起冻害、湿胀，造成外墙饰面砖开裂、脱落，雨水渗漏进内墙面严重影响使用并带来大量工程质量纠纷。故本条强制要求在这些经常渗漏水的薄弱部位采用防水和排水构造。在外窗台与窗框交接处采用密封胶密封防水，将外窗台、檐口、装饰线上面做成向外坡向的排水坡度使雨水不积存，在檐口、装饰线下口设置滴水线（槽），这些都是有效的防水和排水构造措施。

4.2.7  在外墙水平阳角处，顶面排水坡度不应小于3%；应采用顶面饰面砖压立面饰面砖、立面最低一排饰面砖压底平面面砖的作法，并应设置滴水构造。

【条文说明】4.2.7  外墙饰面砖在水平处容易积水并通过不容易密封的阳角接缝渗漏，采取顶面排水坡度不小于3%，顶面饰面砖压立面饰面砖，立面最低一排饰面砖压底平面面砖的作法，并要求设置滴水构造，可以有效排除雨水，解决渗漏难题。

4.2.8  有排水要求的陶瓷饰面砖地面排水坡度不应小于1%，地漏边缘以外50mm陶瓷饰面砖坡度不宜小于3%。

## 材料选择

4.3.1  陶瓷饰面砖粘贴所用材料性能应符合本规程第3章的要求。

【条文说明】4.3.1  要保证陶瓷饰面砖粘贴工程的质量，首先必需保证粘粘材料的质量。

4.3.2  陶瓷饰面砖粘结材料应根据工程基体和所选用的陶瓷饰面砖按本规程附录A进行选择，并应符合下列规定：

1  外墙陶瓷饰面砖粘结材料选择宜符合表4.3.2-1的要求。

表4.3.2-1  外墙陶瓷饰面砖粘结材料选择表

| 陶瓷饰面砖种类 基体种类 | 陶瓷马赛克 | 瓷质砖 | 非瓷质砖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土墙、砌体墙 | C2T | C2T | C1T |
| 外保温墙 | C2TS1 | C2TS1 | C2TS1 |

2  内墙陶瓷饰面砖粘结材料选择宜符合表4.3.2-2的要求。

表4.3.2-2  内墙陶瓷饰面砖粘结材料选择表

| 陶瓷饰面砖种类 基体种类 | 陶瓷马赛克 | 瓷质砖 |  | 非瓷质砖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 边长 ≤600mm | 边长 ＞600mm | 边长 ≤600mm | 边长＞600mm |
| 混凝土墙、砌体 | C1T | C2T | C2TS1 | C1T | C1T |
| 轻质板材 | C1T | C2TS1 |  | C2TS1 |  |
| 骨架石膏板、水泥板 | C1T | C2TS1 |  | C2TS1 |  |
| 骨架胶合板、刨花板 | C2TS1P1 | C2TS1P1 |  | C2TS1P1 |  |
| 金属板面 | R1 | R1 |  | R1 |  |

3  地面陶瓷饰面砖粘结材料选择应符合表4.3.2-3的要求。

表4.3.2-3  地面陶瓷饰面砖粘结材料选择表

| 陶瓷饰面砖种类 基层种类 | 陶瓷马赛克 | 瓷质砖 |  | 非瓷质砖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 边长 ≤600mm | 边长 ＞600mm | 边长 ≤600mm | 边长 ＞600mm |
| 水泥砂浆 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 |
| 自流平砂浆 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 |
| 金属板面 | R1 | R1 |  | R1 |  |
| 地暖地面 | C2S1 | C2S1 |  | C2S1 |  |

4  游泳池陶瓷饰面砖粘结材料选择应符合表4.3.2-4的要求。

表4.3.2-4  游泳池陶瓷饰面砖粘结材料选择表

| 陶瓷饰面砖种类 基层种类 | 陶瓷马赛克 | 瓷质砖 |
| --- | --- | --- |
| 水泥砂浆立面 | C2T | C2T |
| 水泥砂浆平面 | C2 | C2 |

【条文说明】4.3.2  陶瓷饰面砖的种类很多，粘结材料的种类也很多，为了保证陶瓷饰面砖粘贴工程的质量，必需正确匹配陶瓷饰面砖与粘结材料，根据国内外调研结果，依据瓷饰面砖的材质、边长尺寸、基材的情况和粘贴位置特殊性确定了选用原则。

4.3.3  用于电梯间墙面等长期受振动影响部位的陶瓷饰面砖粘结材料宜选用C2TS1等级的粘结材料。

【条文说明】4.3.3  电梯间墙面会长期受振动影响，需要柔性、抗垂的粘结材料来保证粘贴工程质量。

4.3.4  酸碱腐蚀环境宜选择环氧树脂类粘结材料。

【条文说明】4.3.4  环氧类材料比水泥基材料列适合有耐酸碱性能的区域。

4.3.5  要求陶瓷饰面砖粘结材料快速提高粘结强度宜选择快凝型粘结材料。

【条文说明】4.3.5  快硬早强型瓷砖胶（即F型瓷砖胶），6小时的粘结拉拔强度可达到0.5MPa，适合于有早强要求的施工场合。

4.3.6  风力较大、易受太阳直射影响、温度高于30℃环境使用的粘结材料宜选用开放时间加长的粘结材料。

【条文说明】4.3.6  施工环境将影响瓷砖胶的开放时间，在风力较大、易受太阳直射影响、温度高于30℃环境下施工时，瓷砖胶更容易封皮，开放时间会缩短，在这类场合下施工，为保证陶瓷饰面砖粘贴工程的质量，要选择开放时间加长的粘结材料。

4.3.7  陶瓷饰面砖填缝材料的选用宜符合下列规定：

1  酸碱腐蚀环境中使用的陶瓷饰面砖填缝材料宜采用环氧树脂类填缝材料；

2  高光泽度或低表面硬度的陶瓷饰面砖宜采用无砂型填缝材料；

3  可接触到铝制材料的部位不宜采用水泥基填缝材料；

4  地暖地面及有振动部位使用的填缝材料宜选用具有柔性的填缝材料。

【条文说明】4.3.7  陶瓷饰面砖填缝材料一直作为陶瓷饰面砖粘贴工程的辅助材料，被重视程度不够。而陶瓷饰面砖填缝材料的不适当选用会影响到陶瓷饰面砖粘贴工程的质量。故本条文中要求采用环氧树脂类填缝剂在有酸碱腐蚀环境中使用，为防止砂质材料划伤高光泽度或低表面硬度的陶瓷饰面砖的釉面，影响陶瓷饰面砖的装饰效果，对高光泽度或低表面硬度的陶瓷饰面砖工程建议选用无砂型填缝材料。水泥基填缝剂的碱度会对铝制材料造成腐蚀，可能接触到铝制材料的部位不宜采用水泥基填缝剂，可选用环氧类或其它密封材料来填充。地暖地面及有振动部位存在着变形趋势大的问题，采用柔性的填缝剂，有利于吸收温差带来的瓷砖变形及振动带来的微小位移变化，能保证陶瓷饰面砖粘贴工程的质量。

# 施   工

## 一般规定

5.1.1  陶瓷饰面砖工程施工前，应检查所用的各种材料检验报告及产品合格证，应检查进场材料的品种、规格和外观质量，并应按下列规定对进场的材料进行复验：

1  外墙陶瓷饰面砖应复验表5.1.1所列项目，性能应符合本规程第3.1节的规定；

表5.1.1  外墙陶瓷饰面砖复检项目

| 气候区名 | 复检项目 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 吸水率和抗冻性 |
| Ⅱ | 吸水率和抗冻性 |
| Ⅲ | 吸水率 |
| Ⅳ | 吸水率 |
| Ⅴ | 吸水率 |
| Ⅵ | 吸水率和抗冻性 |
| Ⅶ | 吸水率和抗冻性 |

2  水泥基粘结材料应复验与所用外墙饰面砖的拉伸胶粘原强度，Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ区应复验冻融循环后的拉伸胶粘强度，强度应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的规定；

3  外墙饰面砖伸缩缝耐候密封胶应复验污染性，污染性应符合现行国家标准《石材用建筑密封胶》GB/T 23261的规定。

【条文说明】5.1.1  要保证陶瓷饰面砖工程的质量，首先必须保证材料的质量。材料复检是保证材料质量的重要措施。本条参考现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126制定。

5.1.2  陶瓷饰面砖工程施工前，应对粘贴陶瓷饰面砖的基层和基体进行验收，并应对基层表面平整度和立面垂直度进行检验，基层表面平整度偏差及立面垂直度偏差应符合4.1.2中的规定。

【条文说明】5.1.2  陶瓷饰面砖施工前对粘贴陶瓷饰面砖的基层和基体进行验收，可以分清责任，及时对不平整的基层进行处理。

5.1.3  基层必须坚实、稳定，无起砂。基层表面若有浮浆、油污、涂料、混凝土脱模剂等有碍粘结的物质，应进行处理。

5.1.4  陶瓷饰面砖的粘贴施工应满足下列条件：

1  陶瓷饰面砖粘工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5℃或高于35℃。当必需在低于5℃或高于35℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施；

2  施工现场所需的水、电、机具和安全设施应齐备；

3  门窗洞、脚手眼、阳台和落水管预埋件等应处理完毕。

5.1.5  应合理安排施工程序，后续工程不得对饰面造成损坏或污染。

## 施工工具

5.2.1  陶瓷饰面砖粘贴宜包括下列主要施工工具：

1  瓷砖切割机、角磨机；

2  搅拌机、齿形抹刀、定位器、调平器、橡皮锤、搅拌桶、灰铲、橡皮抹刀、海绵；

3  水平仪、水平尺、墨线盒、线坠、卷尺、钢直尺。

【条文说明】5.2.1  陶瓷饰面砖粘贴施工工具是保证工程质量的重要环节，其中齿形抹刀、定位器等都是从国外成熟的施工工艺借鉴而来。

5.2.2  陶瓷饰面砖粘贴应采用齿形抹刀进行施工。边长不大于300mm的陶瓷饰面砖宜选用4mm×4mm齿形抹刀；边长介于300mm至600mm之间的陶瓷饰面砖，宜选用6mm×6mm齿形抹刀；边长大于600mm的陶瓷饰面砖，宜选用10mm×10mm齿形抹刀。

## 饰面砖粘贴

5.3.1  陶瓷饰面砖粘贴可采用图5.3.1工艺流程。

基层处理→排砖、分格、弹线→粘贴陶瓷饰面砖→填缝→清理表面

图5.3.1  陶瓷饰面砖粘贴工艺流程示意图

【条文说明】5.3.l  本条提出的是陶瓷饰面砖粘贴的主要工艺流程，详细工序尚应根据工程实际情况具体确定。

5.3.2  陶瓷饰面砖粘贴前,粘贴面不得有粉状物。

【条文说明】5.3.2  陶瓷饰面砖粘贴面有粉状物时会影响粘结强度，应选用背面没有粉状物的饰面砖或将饰面砖背面的粉状物清理干净，保证饰面砖粘贴前背面不得有粉状物。

5.3.3  排砖、分格、弹线应符合下列规定：

1  应按设计要求和施工样板进行排砖、分格，排砖宜使用整砖，对必须使用非整砖的部位，非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/3；

2  应弹出控制线，做出标记。

5.3.4  粘贴陶瓷饰面砖应符合下列规定：

1  在粘贴前应对陶瓷饰面砖进行挑选；

2  陶瓷饰面砖粘结材料应采用搅拌机进行拌和，拌和过程应附合粘结材料厂家要求；

3  陶瓷饰面砖宜用齿型抹刀在基层上刮粘结材料，，外墙饰面砖和边长大于或等于300mm的陶瓷饰面砖，还应在陶瓷饰面砖背面满刮粘结材料，粘结层总厚度宜为3mm～8mm；

4  在粘结层允许调整时间内，可调整陶瓷饰面砖的位置和接缝宽度并揉压敲实，宜在砖接缝处放入定位器；超过允许调整时间后，不得振动或移动陶瓷饰面砖。

【条文说明】5.3.4  在基层上用齿型抹刀刮粘结材料是国外通行的粘贴饰面砖方法，优点是粘结材料在刮压下能更好的和基层浸润、渗透，从而提高粘结强度，更重要的是满刮粘结材料能根治目前点粘法普遍缺粘结料的难题，保证粘结质量。

5.3.5  填缝应符合下列要规定：

1  陶瓷饰面砖粘贴后，应按照粘结材料供应商规定的可填缝时间进行填缝作业；

2  填缝前应对陶瓷饰面砖表面和接缝进行清理，填缝前缝深不宜小于2mm；

3  填缝材料拌和过程应遵守材料厂家要求。

4  填缝材料和接缝深度应符合设计要求，填缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓；

5  填缝宜按先墙面后地面的顺序进行。

5.3.6  陶瓷饰面砖与其他材料的交接部位，宜采用密封胶或间隔件处理。

5.3.7  陶瓷饰面砖填缝后应及时将表面清理干净。

## 成品保护

5.4.1  陶瓷饰面砖粘贴后，对后续工程可能造成污染的部位，应采取临时保护措施。

【条文说明】5.4.1  在实际施工过程中后续工程容易对陶瓷饰面砖造成污染，因而有必要采取临时保护措施。

5.4.2  对施工中可能发生碰损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施。

5.4.3  应合理安排水、电设备安装等工序，协调施工，不应在陶瓷饰面砖粘贴后开凿孔洞。

【条文说明】5.4.3  陶瓷饰面砖粘贴后再开凿洞口，会对饰面砖造成破坏，且不易修补，故本条提出各工种要合理安排工序并及时协调施工。

# 验   收

6.0.1  陶瓷饰面砖工程的验收应符合按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

【条文说明】6.0.1  陶瓷饰面砖工程的验收在现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209都有明确规定。

6.0.2  外墙陶瓷饰面砖工程的饰面砖粘结强度检验应符合行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的有关规定执行。

【条文说明】6.0.2  外墙陶瓷饰面砖工程的饰面砖粘结强度检验在现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110有明确规定。

# 附录A  陶瓷饰面砖粘结材料的类型与代号

A.0.1  陶瓷饰面砖粘结材料的类型与代号应按照表A.0.1。

- 表A.0.1  陶瓷饰面砖粘结材料的类型与代号

| 粘结材料的类型 | 代号 |
| --- | --- |
| 普通型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C1 |
| 快凝型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C1F |
| 抗滑移普通型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C1T |
| 快凝抗滑移水泥基陶瓷砖粘结材料 | C1FT |
| 增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2 |
| 加长开放时间增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2E |
| 快凝增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2F |
| 柔性增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2S1 |
| 抗滑移增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2T |
| 抗滑移加长开放时间增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2TE |
| 柔性抗滑移增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2TS1 |
| 柔性抗滑移增强型和外墙基材为胶合板时的水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2TS1P1 |
| 快凝抗滑移增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2FT |
| 普通型膏状乳液基陶瓷砖粘结材料 | D1 |
| 抗滑移普通型膏状乳液基陶瓷钻粘结材料 | D1T |
| 增强型膏状乳液基陶瓷砖粘结材料 | D2 |
| 增强型加速干燥陶瓷钻粘结材料 | D2A |
| 抗滑移增强型膏状乳液基陶瓷砖粘结材料 | D2T |
| 抗滑移加长开放时间增强型膏状乳液基陶瓷砖粘结材料 | D2TE |
| 普通反应树脂型陶瓷砖粘结材料 | R1 |
| 抗滑移普通反应树脂型陶瓷砖粘结材料 | R1T |
| 增强型反应树脂型陶瓷钻粘结材料 | R2 |
| 抗滑移增强型反应树脂型陶瓷砖粘结材料 | R2T |

【条文说明】本附录依据现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547编制。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
        1）表示很严格，非这样做不可的：
           正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
        2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
           正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
        3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
           正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
        4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

2 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

4 《陶瓷砖》GB/T 4100

5 《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083

6 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

7 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126

8 《陶瓷马赛克》JC/T 456

9 《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547

10 《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004

11 《薄型陶瓷砖》JC/T 2195

中国工程建设协会标准

陶瓷饰面砖粘贴应用技术规程

CECS ××× ：201×

# 条  文  说  明