CECS ×××：201×

中国工程建设协会标准

玻璃纤维增强石膏(GRG)装饰制品应用技术规程Technical specification for application of glassfibre reinforced gypsum(GRG) products

（征求意见稿）

中国工程建设协会标准

玻璃纤维增强石膏(GRG)装饰制品应用技术规程Technical specification for application of glassfibre reinforced gypsum(GRG) products

CECS ×××：201×

主编单位：中国建筑装饰装修材料协会石膏制品分会

上海银桥装饰材料有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中国计划出版社

201×  北 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会建标协字 [2015]099号《关于印发2015年第二批工程建设协会标准制订、修订计划的通知》的要求，制定本规程。

本规程共分为9章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、原材料、装饰制品、构造设计、安装施工、检验和验收、安全文明生产等。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理，中国建筑装饰装修材料协会石膏制品分会负责解释。在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将意见和资料寄送解释单位（地址：北京海淀区紫竹院南路2号，邮编:100048）。

主编单位：中国建筑装饰装修材料协会石膏制品分会

上海银桥装饰材料有限公司

参编单位：北京友邦优家石膏科技有限公司

费县东岳石膏设备有限公司

北京腾飞伟业工贸有限公司

海宁泰华建材有限公司

云南顶力机械制造有限公司

北京秦长城新型建材有限公司

苏州市吴中区临湖奇海装饰材料厂

上海金涂装饰材料有限公司

宁波艺巢装饰材料有限公司

南京银虎建材有限公司

邵阳金拓科技开发有限公司

广东美穗建材科技有限公司

上海三达利装饰工程有限公司

北京清大环艺装饰工程有限公司

山东博瑞新材料科技有限公司

河北隆建装饰材料有限公司

主要起草人：段鹏选  宋晓英   吴大成  时沈祥  孙江平  杨 峰

李普安  曾 光    钱双保  蔡金河  傅军民  刘健安

陈烨赓  刘 猛    朱路遥  余常勇  曹 燕   张吉松

闫名琛  秦永建

主要审查人：

中国工程建设标准化协会

年 月 日

目    次

1  总则

2  术语

3  基本规定

4  原材料

5  装饰制品

6  构造设计

7  安装施工

8  检验和验收

9  安全文明生产

本规程用词说明

引用标准目录

条文说明

# 1 总则

1.0.1  为指导玻璃纤维增强石膏装饰制品的设计、生产、施工及管理，促进其在建筑装饰中的应用，制定本技术规程。

1.0.2  本规程适用于建筑室内用玻璃纤维增强石膏装饰制品的应用。

1.0.3  玻璃纤维增强石膏制品质量应符合本标准的规定。

1.0.4  玻璃纤维增强石膏装饰制品的应用，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

# 2  术语

2.0.1  玻璃纤维增强石膏装饰制品  请补充英文

以玻璃纤维为主要增强材料、α高强石膏为主要胶凝材料，适当掺入集料、外加剂的石膏装饰制品，简称GRG装饰制品。

2.0.2 玻璃纤维增强石膏装饰系统  请补充英文

由玻璃纤维增强石膏装饰制品、专用粘结剂、铆焊固定件、表面装饰层组成的装饰系统。

2.0.3 专用粘结剂  请补充英文

与玻璃纤维增强石膏装饰制品性能匹配，满足其建筑装饰施工要求的嵌缝剂和粘结剂(统称专用粘结剂)。

2.0.4 铆焊固定件  请补充英文

用于固定GRG装饰制品的锚固件或焊接件

2.0.5 面层装饰材料  请补充英文

用于GRG装饰制品表面的饰面材料。

2.0.6 邬绑  请补充英文

指产品安装的一种防开裂处理工艺，是指利用长玻璃纤维丝，通过α高强石膏调配成的石膏浆，背附于GRG装饰制品背面拼接缝处的一种工艺

(请提这条建议的单位，用专业术语定义“邬绑”，目前了解到的“邬绑”是地方表达方式)

# 3  基本规定

3.0.1  本规程包括的产品不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与使用有关的安全与环保问题，应符合我国相关标准和规范的规定。

3.0.2  GRG装饰制品的需求方应选用能配套提供整个装饰系统的供应商,并由供应商对外保温系统质量和所组成材料的性能负责。

3.0.3  GRG装饰制品一般用于建筑物室内装饰。用于建筑物室外装饰时，需要切实可靠的措施条件，否则不得应用。

3.0.4  GRG装饰制品与墙体基面的联结主要有粘结，粘、铆焊结合，铆焊固定三种方式。如果采用铆焊为主的方式，应做可靠的个体工程安全度核算。

3.0.5  在以粘结为主的联结方式中，粘结剂的性能应满足本规程的要求。

3.0.6  GRG装饰制品配置钢筋时，应做可靠的配筋安全度计算。

# 4  原材料

4.0.1  GRG装饰制品生产所用的高强石膏应符合表4.0.1的有关规定，并应满足现行行业标准《α型高强石膏》JC/T  2047中α40或α50型性能指标要求。

表 4.0.1  α型高强石膏技术要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | α40 | α50 |
| 凝结时间，（min） | 初凝≥3，终凝≤30 |  |
| 2h抗折强度（Mpa） | ≥5.0 | ≥6.0 |
| 绝干抗压强度（Mpa） | ≥40 | ≥50 |

4.0.2  耐碱玻璃纤维应符合现行行业标准《 标准名？？？ 》JC/T 572的有关规定，且玻璃纤维材料的掺加量不应少于5%，耐碱玻璃纤维网格布？的性能指标应符合表4.0.2的要求。

表4.0.2    耐碱型玻璃纤维网格布技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 单位面积质量（ g/m2 ） | ≥160 |
| 断裂应变（ %） | ≤5 |
| 耐碱断裂强力保留率（经纬向）（%） | ≥50 |
| 耐碱断裂强力（经纬向）（N/50mm） | ≥750 |

4.0.3  制做的金属机械锚固件应经耐腐蚀处理；塑料套管和圆盘应用聚酰胺（PA6或PA6.6）、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）等材料制成，不得使用回收料。

4.0.4  建筑涂料

应符合国家现行标准《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755、《复层建筑涂料》 GB 9779、《建筑涂料》 GB 9153、《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 JC/T 24的要求。还应能防止GRG制品表面返霜、变色。

4.0.5 专用粘结剂应采用石膏基粘结材料，其性能指标应符合表4.0.5的要求。

表4.0.5　专用粘结剂的主要技术性能指标

| 项 目 |  | 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 初凝时间（min） |  | ≥30 |
| 終凝时间（min） |  | ≤60 |
| 与GRG拉伸粘结强度（MPa） | 12小时原强度 | ≥0.50 |
|  | 3天原强度 | ≥1.00 |
|  | 浸水后 | ≥0.50 |
| 20min晾置时间（MPa） |  | ≥0.50 |
| 滑 移（mm） |  | ≤0.50 |

# 5  装饰制品

- 5.0.1  GRG装饰制品根据产品使用特性，可按照厚度，分为标准厚度和专业要求厚度。标准厚度6~8mm，满足装饰性要求；专业要求厚度（即有声学需求的），厚度即面密度要求根据声学设计师进行设定（一般为20~25mm）。

这一条不建议采纳，同样的要求在结构设计中已表达

5.0.1  GRG装饰制品的外观质量

应符合表5.0.1的规定。

表5.0.1 外观质量

|  | 检验项目 | 优等品（A） | 合格品（B） |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺棱掉角 | 长度 | 不允许 | ≤30mm |
|  | 宽度 |  | ≤30mm |
|  | 数量 |  | 不多于3处 |
| 裂纹 | 长度 | 不允许 | ≤30mm |
|  | 宽度 |  | ≤0.2mm |
|  | 数量 |  | 不多于2处 |
| 蜂窝麻面 |  | 不允许 |  |

5.0.2

GRG装饰制品的尺寸允许偏差应符合表5.0.2的规定。

表5.0.2 尺寸允许偏差

| 项目名称 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 高度 | 高度≤2m | ±3mm |
|  | 高度＞2m | ±6mm |
| 宽度 | 宽度≤2m | ±3mm |
|  | 宽度＞2m | ±6mm |
| 厚度 | ±2mm |  |

5.0.3

GRG装饰制品的物理性能指标应符合表5.0.3的规定。

表5.0.3 物理性能指标

| 性能 | 优等品（A） | 合格品（B） |
| --- | --- | --- |
| 抗弯强度（ MPa） | ≥17.0 | ≥14.0 |
| 巴氏硬度（HBa） | ≥45 | ≥40 |
| 吊挂力（kN） | ≥6.0 | ≥4.0 |
| 抗压强度（ MPa） | ≥40.0 |  |
| 体积密度（ kg/cm3） | 1.6～1.9 |  |
| 受潮挠度（mm①） | ≤3 |  |

①注：对曲面试件的受潮挠度不作要求。

5.0.4

GRG装饰制品的防火性能应符合GB 8624中A级的要求。

# 6 构造设计

- 6.1  一般规定

6.1.1  GRG制品应用应保证建筑结构安全和使用功能，当涉及主体和承重结构变动或设计载荷变化时，应对建筑结构的安全性进行重新核验、确认。

6.1.2  GRG制品尺寸、固定方式等应根据结构抗震要求确定。配筋和预埋件应通过结构计算确定。

6.1.3  设计极限应力应符合下列规定：

1  弯曲应力为极限应力的三分之一；

2  剪切和拉伸应力为极限应力的二分之一。

6.1.4  GRG制品有防火、隔声、防潮、保温等要求时，应明确技术指标要求，并由相关专业机构核验、确认。

6.1.5  GRG制品表面应做饰面，饰面应对干湿循环、自然碳化和磕碰磨损等起有效的保护作用。饰面材料与基层应粘结良好，不得空鼓开裂。

6.1.6  GRG制品应用于潮湿环境时，应有防水措施。

- 6.2  吊顶GRG制品

6.2.1 采用GRG制品吊顶时，吊点间距不宜大于1000mm，吊杆长度不宜大于1500mm。否则，要由专业机构进行设计或核验。（按照GB50210标准的建议，拟不采用，专业设计机构可以采用更多的标准进行设计）

6.2.2 吊杆不应直接吊挂在设备或设备的支架上。

6.2.3 吊顶同标高面积大于100m2，或单项长度方向大于15m时应设置伸缩缝。当遇到建筑物变形缝时，应设置与建筑物变形量相适应的吊顶变形构造。

6.2.4 吊顶板上允许在不切断钢筋和不破坏钢筋防腐层的情况下开一个孔洞，如开较大的孔洞或开洞孔率超过20%时，则应另行设计或安全强度计算。。

- 6.3  GRG制品预制件规定

6.3.1  预制构件与GRG产品强度应满足下列要求：

1  预埋件宜采用T字预埋件或组合成T字预埋件套，

2  预埋件整套尺寸宜为40（宽）*100（长）*70~100（高），单位为mm，

3  预制构件采用不锈钢材质时，预制构件厚度不应小于3mm，

4  当因产品设计或特殊装配需求时，也可采用铝合金定制预埋件，但必须满足与GRG装饰制品的结合强度。

- 6.4  GRG制品转换层施工

6.4.1  在安装过程中，承载转换层应由装饰单位或专业钢构单位进行设计和施工，起连接作用的钢构层由GRG安装施工单位进行施工。

承载转换层：即GRG装饰制品安装时所进行承载受力的基础层。

# 7    安装施工

- 7.1  一般规定

7.1.1  施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度。

7.1.2  GRG制品工程施工前，应由建设单位组织设计交底，施工单位应编制专项施工方案并经监理（建设）单位审查批准认可，对施工人员进行现场技术交底和实际操作培训，监理单位应编制监理实施细则。

7.1.3  GRG制品应严格按专项施工方案进行堆放、搬运和吊装，安装过程中应做好半成品、成品的保护，防止制品碰撞、损坏、变形和污染。

7.1.4  大面积施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板，经有关各方确认后方可进行施工。

7.1.5  GRG接缝应符合下列规定：

1  接缝材料应符合本规程粘结剂技术指标的规定；

2  接缝应横平竖直、宽窄均匀，出墙厚度一致，边缘整齐，嵌缝饱满、密实、连续、均匀、无气泡；

- 7.2  施工准备

7.2.1  对进入施工现场的GR？制品及其配套的材料品种、规格等进行检查验收，核查其产品合格证、出厂检验报告、性能检测报告和型式检验报告等质量证明文件。

7.2.2  GRG制品存放时应依照安装顺序排列放置，放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取防护措施。

7.2.3  GRG制品与主体结构连接的预埋件宜在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固，位置准确，预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。

7.2.4  GRG制品工程在构造上不满足规范的特殊部位，或设计文件中有明确要求时，应先做相关试验验证其性能。

7.2.5  施工用脚手架安装安全检验合格，必要的施工机具和劳防用品已准备齐全。

- 7.3 施工程序

施工现场准备→进场材料检验→承载转换层（承载点）制作、安装→各类固定件制作、安装→找准基准线→按GRG制品规格定位放线→专用粘结剂准备→GRG制品就位安装→调整、紧固→防开裂坞绑处理→堵缝、修补→装饰层施工→分项验收。

7.3.1 基层清理,在构件安装前应将基层处理平整,达到安装的基本要求，按照设计在安装位置弹出构件安装的水平和垂直控制线，安装固定件并作防锈处理，进行固定件的中间隐蔽工程验收，初排并校正固定，固定件固定GRG制品就位，或用专用粘结剂粘结就位，也可以粘铆结合，用粘结剂孔洞修补和处理接缝，进行饰面层施工，复验整修并进行外观检查。

7.3.2  安装应横向平整、竖向垂直、花饰组对完整、曲线圆滑流畅，构件表面无污染、缺损； GRG装饰制品安装的允许偏差应符合表7.3.2的规定：

表7.3.2   GRG装饰制品安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | ≤3 | 2m靠尺、塞尺检查 |
| 阴阳角方正度 | ≤3 | 用直角检测尺检查 |
| 拼缝宽度（与设计值比较） | ±5 | 卡尺 |
| 接缝高低差 | ≤2 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 相邻组件面板高低差 | ≤2 | 用钢直尺和塞尺检查 |

# 8  检验和验收

- 8.1  一般规定

8.1.1  GRG制品工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定。

8.1.2   GRC制品工程施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行专项验收。

8.1.3  GRC制品工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

8.1.4  GRC制品工程的检验批划分应符合下列规定：

1  同一工艺生产和施工的、同一类型、规格和强度的装饰制品每每个装饰区域应划分为一个检验批；

2   检验批的划分也可根据结构、工艺特点及工程规模按方便施工和验收的原则由建设单位组织监理、设计、施工等参建单位共同商定。

8.1.5  GRC工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1 检验批应按主控项目和一般项目验收；

2 主控项目全部合格；

3 一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

8.1.6  GRC制品工程验收过程中，应对质量有怀疑时可进行破损性抽查检验。

- 8.2  主控项目

8.2.1  用于GRG制品工程所用材料及构配件，其品种、规格和性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查产品合格证、出厂检验报告、性能检测报告、型式检验报告等质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

8.2.2  GRC制品进场时应对其密度、吸水率、抗压强度、抗弯性能和抗冲击强度进行见证取样复检，相应指标应符合本规程的要求以及设计要求。

检验方法：核查产品合格证、出厂检验报告、性能检测报告、型式检验报告等质量证明文件；随机抽样送检，按本规程及相关规范的规定进行检测，核查复验报告。

检查数量：每单位工程的同一厂家、同一工艺生产的、同一类型的制品，各抽查不少于3次。

8.2.3  GRG制品工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个装饰区域检验不少于一次。

8.2.4  GRG制品与主体结构应可靠连接，保证螺栓拧紧，锚固牢固，防锈措施可靠，专用粘结剂粘结面积90%以上。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录；随机抽样，按本规程的有关规定进行检测，核查检测报告。

检查数量：检查数量：每50㎡检测不少于1处，不足50㎡检测1处；

8.2.5  GRC制品工程在伸缩缝、沉降缝、防震缝、阴阳角及接缝处的处理应符合设计和施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

8.2.6 GRG制品安装施工邬绑检测，GRG制品装饰施工完成后，应进行防开裂措施的背面邬绑检测，邬绑数量在拼接缝背部面上，每1m应不小于3处邬绑点，没处邬绑点跨度应不小于100mm，满邬绑为最佳。

检验方法：对照设计和产品规格，依据产品拼接缝位置进行观察检查。

检查数量：每50㎡检测不少于1处，不足50㎡检测1处；

- 8.3  一般项目

8.3.1  GRG制品外观质量应洁净、色泽一致，表面不得有缺棱掉角、裂纹、蜂窝麻面、飞边毛刺、弯曲等质量缺陷。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：全数检查。

8.3.2  GRG制品工程的埋件位置偏差、制品安装偏差应满足设计和本规程的要求。

检验方法：现场测量；按本规程的相关内容执行。

检查数量：全数检查。

- 8.4  资料核验

8.4.1  GRG制品工程验收资料应在安装施工前、安装施工中、安装施工后分阶段检查，并在专项验收时汇总核查。

8.4.2  GRG制品工程验收资料应包括以下资料：

1  GRG制品工程的施工图、设计变更文件及其他设计文件。GGC制品工程单独设计时，应提供原设计单位对GRG制品工程设计的确认文件；

2  专项施工方案；

3  GRC制品工程所用构配件的产品合格证书、性能检测报告、型式检验报告、进场验收记录和复检报告；

4  隐蔽工程验收文件；

5  检验、工程质量验收记录；

6  其它重要的施工记录和质量控制资料。

# 9    安全文明生产

- 9.1  安全操作要求

9.1.1  施工人员应遵守施工现场各项安全生产、环境保护管理制度，服从现场的统一管理。进入现场必须戴安全帽。施工现场严禁上下抛扔工具等物品。

9.1.2  从事施工作业高度在2米以上时必须采取有效的防护措施，系好安全带，防止坠落。

9.1.3  必须对脚手架进行安全检查，确认合格后方可上人。脚手架应满铺脚手板，并固定牢固，严禁出现探头板。

9.1.4  使用手持电动工具均应设置漏电保护器，戴绝缘手套，防止触电。

- 9.2  环保措施

9.2.1  每道工序应做到活完脚下清，各种废料、垃圾等应及时清理，并应放置到指定地点.。

9.2.2  靠近居民生活区施工时，应控制施工噪声。夜间运输时，车辆不得鸣笛。

本规程用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4 表示有所选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210

《合成树脂乳液外墙涂料》  GB/T 9755

《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》  JC/T 24

《丙烯酸酯建筑密封膏》  JC/T 484

《耐碱玻璃纤维无捻粗纱》  JC/T 572

《增强用玻璃纤维网布》  JC 561.2

《α型高强石膏》JC/T2038

中国工程建设标准化协会标准

玻璃纤维增强石膏(GRG)装饰制品应用技术规程Technical specification for application of glassfibre reinforced gypsum(GRG) products

条文说明

目    次

1  总则

3  基本规定

4  GRG原材料性能指标

5  GRG装饰制品性能指标

6、GRG构造设计要求

7、安装施工

8、检验和验收

9、安全文明施工

请对应前面正文修改

# 1  总则

1.0.1  GRG（玻璃纤维增强石膏板）是一种特殊改良纤维石膏装饰材料，可制成

各种平面板、各种功能型产品及各种艺术造型，是目前国际上建筑材料装饰界最流行的更新换代产品。随着GRG制品的不断发展，其生产、应用施工方面的问题日益暴露，GRG产品质量良莠不齐，施工没有统一的规范，造成GRG产品的返工、延长施工周期等问题，影响了GRG制品的经济性及使用安全性。为了加强GRG制品的技术保障，编制了此技术规程。

1.0.2  本条对于GRG制品的适用范围作了说明。

# 3  基本规定

3.0.1  GRG制品主要用于建筑物的装饰材料，首先需保证其环保性能，不能对人体、生物与环境造成有害的影响，放射性核素、重金属含量、总挥发性有机化合物、甲醛等指标，应符合《建筑材料放射性核素限量》、《室内装饰装修材料有害物质限量》等相关标准和规范的要求。

3.0.2  GRG装饰制品是建筑体系的一部分，其配套的外保温系统及组成材料均会对GRG制品的使用寿命及安全性能造成影响，为此，需明确GRG装饰制品的供需两方责任。

3.0.3  作为建筑装饰材料，GRG装饰制品根据其设置部位和建筑物的使用功能，在考虑新颖、美观的同时，必须满足安全使用的要求。建筑GRG装饰制品的设计与施工应首先满足建筑物的使用功能和安全要求。

3.0.4  一般情况下石膏材料的耐水性能要比水泥差，石膏制品较少应用于外墙材料。为此，本标准规定了GRG装饰制品的适用范围，主要用于室内装修。严格规定了GRG制品用于建筑物室外装饰必须要有切实可靠的措施条件。

GRG装饰制品在工厂成型后，运到施工现场，需通过一定措施与墙体进行联结，才能融入到建筑体系中，本条即对GRG装饰制品与墙体基面的三种联结方式进行说明，并指出采用铆焊需做个体工程安全度核算。

3.0.5  采用粘结联结方式，粘结剂的性能对联结作用影响很大，若粘结剂性能较差，GRG制品与墙体基面之间的粘结强度不够，将严重影响系统的安全性及使用寿命，因此需对粘结剂的性能进行规定。

3.0.6  在设计施工过程中，有时需对GRG装饰制品进行配筋，为了保证建筑物的安全性和耐久性，必须进行可靠的配筋安全度计算。

# 4  原材料

4.0.1  近年来国内生产α型高强石膏的企业越来越多，市场上α型高强石膏的质量波动较大，强度高的α型高强石膏绝干抗压可达到60MPa以上，强度低的仅30MPa左右，因此为了保证GRG装饰制品的质量等级和应用的安全性，应对其原料性能进行规定。

4.0.2  GRG装饰制品是以高强石膏为主要胶凝材料，同时掺加适量玻璃纤维制备而成，玻璃纤维的性能同样会影响制品的质量，为保证GRG制品的质量，需对玻璃纤维的性能进行规定。

4.0.3 GRG制品在使用过程中，若采用锚固件联结GRG制品和墙体基面，由于某些特殊室内环境的不利因素，可能会侵蚀金属锚固件，因此需对金属机械锚固件进行耐腐蚀处理。

4.0.5专用的石膏基粘结材料采用石膏为主要胶凝材料，其材料性质与制品性质相近，相容性较其他粘结材料更好，可保持系统的统一性，粘结强度高，安全环保。然而为了保证制品的安全使用及耐久性，专用粘结剂的技术性能也需要进行规定。

# 5  装饰制品

5.0.1 GRG装饰制品的突出优势是其造型的百变和优异的隔音效果，因此制品的厚度并非一成不变，根据使用特性，设计师可根据需要自行设计。普通情况下6~8mm的厚度即可满足装饰性要求，本条将此厚度范围定为标准厚度；另外本标准提出专业要求厚度，可根据声学设计师的设计而定，并给出参考范围为20~25mm。

5.0.1  作为装饰材料，GRG装饰制品的外观是衡量制品质量的一个重要指标，即使制品满足了强度等级、尺寸稳定性要求，若外观保持不好，影响装饰效果，则该制品也不合格。本标准就外观作了表5.0.1的规定。

5.0.2 目前国内GRG装饰制品生产企业的资质良莠不齐，生产出的GRG制品尺寸误差大，经常造成拼接不合适以至于返厂回工等问题，影响了施工进度，造成了人力、物力、财力等方面的损失。为了降低制品的尺寸误差，提高产品经济性，保证施工正常进行，需对GRG制品的尺寸进行严格规定。本条目的制定可同时提高GRG装饰制品生产企业的生产技术水平。

5.0.3  GRG装饰制品除了外观质量、尺寸稳定性之外，其物理性能必须达到一定的标准要求，以保证建筑体系的安全稳定性。目前国内没有GRG制品的相关标准，本条规定其相关性能指标的检测方法参考《建筑砂浆基本试验方法标准》，同时本条规定了GRG制品的相关指标要求。

# 6  构造设计

- 6.1 一般规定

6.1.1 GRG装饰制品与墙体基面联结之后，由于其自身的重力或联结方式，有时会引起主体和承重结构发生变化或者改变设计荷载，为了保证GRG制品工程活动不会导致建筑物安全度降低，规定有上述情况发生时需进行建筑结构安全性的重新核验、确认。

6.1.2  在GRG制品的安装过程中，可能存在影响建筑物结构抗震的做法，为保证主体结构抗震要求，特制定本条。

6.1.3  脆性材料的极限强度为其极限应力，为保证GRG制品的安全使用，本条规定的设计应力值的系数较小，弯曲应力定为极限应力的三分之一，剪切应力和拉伸应力定为极限应力的二分之一，安全系数高。本条的制定，将促进GRG制品强度的提高。

6.1.4  GRG制品除了装饰作用外，还具有防火、隔声、保温等作用，当设计的GRG制品具有特殊功能时，需对其进行相关功能检测，以满足建筑物防火等级、隔声要求、保温效果等设计要求。

6.1.5  α型高强石膏的表面性能虽然比传统的建筑石膏提高很多，但是长期处于干湿循环等恶劣环境中，水分及硬物仍会对制品造成影响。为了提高GRG制品的耐久性，保持良好的装饰效果，可在其表面做层饰面，从而起到一定有效的保护作用。

6.1.6  α高强石膏若长期处于潮湿环境中，会有部分离子溶出，从而造成强度降低、表面出现孔洞等现象，为了保证建筑物的使用安全性和装饰美观性，应对GRG制品进行防水处理。

- 6.3  GRG制品预制件规定

6.3.1  GRG制品与混凝土结构的连接一般是通过预埋件实现的，预埋件直接决定了GRG制品与基体之间的结合强度，因此，为保证GRG制品的正常使用，必须对预埋件的性能进行规定，本条规定了预埋件材质一般为不锈钢，特殊设计时可采用铝合金定制，同时对预埋件的最小厚度进行了规定。

- 6.4  GRG制品转换层施工

6.4.1 GRG制品本身具有一定的重力，安装时会对基体产生荷载作用，当建筑主体结构形式发生变化或者竖向构件不连续时，需设置转换层。为了保证建筑主体结构的安全度，承载转换层的设计和施工必须由专业人员进行，并需报原设计单位和建设单位审核通过。钢结构的制作严禁出现正误差，即只能小，不能大，施工过程最好可全过程测量检查，若尺寸小则在GRG制品安装时调整，因此本条规定由钢构层的安装由GRG施工单位施工。

6.3.2 GRG制品吊顶工程施工安装主龙骨时，由于制品本身的重力作用，若主龙骨间距过大会造成吊杆承载力变大，影响安全度，一般规定中距按设计要求＜1200mm，实际应用中一般间距不会超过1000mm，为了保证建筑物的安全使用，本标准规定吊点间距不宜大于1000mm。

吊杆连接GRG制品，可控制板面不往下移动，但不能控制其向上的移动，若吊杆长度太长，当室内产生负风压时，则板面上浮的几率变大，为此，本标准建议吊杆长度不宜大于1500mm。然而为了达到某些特殊效果要求，吊杆长度会大于1500mm，此时需按照GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准，进行反支撑施工，从而达到控制面板变形的作用。

6.3.3 为了保证设备的安全使用，吊杆不能与设备直接连接，包括设备的支架。

6.3.4 主体结构变形缝部位的GRG吊顶或墙体材料板应断开，以避免主体结构变性后GRG材料的破坏，保证外立面的效果及功能的完整性，其变形缝位置可设置与建筑物变形量相适应的吊顶或墙面变形构造。

6.3.5 在GRG吊顶板的安装使用过程中，有时存在需对板材开孔的情况，一般来说未涉及钢筋及其防腐层的孔洞不会对结构造成大的影响，是允许操作施工的，但是若是开孔面积过大，会改变主体结构的荷载分布情况，为了保证不影响主体结构的安全承载限值，应另行设计或进行安全强度计算。

对应的正文呢？？？？？

# 7  安装施工

- 7.1  一般规定

7.1.1  对于GRG制品的生产、施工，目前尚未完善相应的专业资质规定，为保证施工质量，需由专业队伍完成，因而强调施工单位应具有健全的质量管理体系。

7.1.2  各项GRG制品工程由于其独特的装饰作用，施工过程和监理要求不尽相同，应结合其工程特点和施工工艺，制定专项的施工方案和监理实施细则，通过批准后，还需要进行相关人员的实际操作培训，以保证顺利完工。

7.1.3  GRG制品工程安装过程中易对半成品、成品造成损坏和污染，所以在安装过程中应引起足够重视，并采取相应的保护措施。

7.1.4  GRG制品工程大面积施工前制作实体样板，一方面可及时发现和解决设计、构造中存在的问题；另一方面可作为后续大面积施工操作的工艺、工序标准。要求采用相同材料、构造做法和工艺制作样板是为了确保样板要具有代表性。

7.1.5  GRG接缝材料采用专用石膏基粘结剂材料，可与GRG制品材料相容性更好，其强度等各项指标应符合本标准的相关规定，以保证GRG装饰制品的装饰效果和使用耐久性。

7.2  施工准备

7.2.1  为了保证GRG制品工程的正常施工及质量，应对进场的GRG制品及附件材料进行严格检查，包括品种、规格、色泽、造型等。对于制品的密封材料、胶垫、各种连接件等，应按各自质量要求进行检查和验收，不得使用过期或不合格的产品和材料。

7.2.2  为了保证施工有序的进行，GRG制品存放时应依照安装顺序排列放置。存放时需保证GRG制品不被破坏。

7.2.3  GRG制品与主体结构连接的预埋件宜在主体结构施工时，按设计要求的位置和方法进行埋设，以达到牢固连接的要求。为了保证施工的准确进行，本标准规定预埋件施工后，其位置误差需按设计要求再进行复查。

7.2.4  由于装饰工程的独特性，GRG制品工程可能出现非常规的或在构造上不满足规范的特殊部位，此时应先做相关试验验证其性能，在确保安全可靠的情况下方能设计和施工。

7.2.5  为保证施工人员的安全和防护，施工用脚手架安装安全必须检验合格，必要的施工机具和劳防用品需准备齐全。

7.3 施工程序

7.3.1 GRG制品安装前需进行基层清理，否则会影响制品与基体间的连接强度。同时需提前弹出安装的水平和垂直控制线，以保证安装的准确进行。承载转换层和安装固体件需要提前做防锈处理。安装完成后为保证质量，需进行复检。

7.3.2 为了发挥出GRG制品的装饰效果，安装应精确，保证制品的曲线形状不受破坏，表面平整。

# 8  检验和验收

- 8.1  一般规定

8.1.1  为保证建筑体系的使用安全性，GRG制品工程的验收应满足相关标准的规定。

8.1.2  本条规定GRG制品工程施工过程中应进行的隐蔽工程验收内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。

8.1.3  本条要求隐蔽工程验收不仅应有详细的文字记录，还应有必要的图像资料。

8.1.4 本条规定了检验批的划分原则。当检验批的划分也可根据方便施工和验收的原则，由建设单位组织监理、设计、施工等参建单位共同商定。

- 8.2  主控项目

8.2.1  用于GRG制品工程所用材料及构配件，其品种、规格和性能应符合设计要求和相关标准的规定，不能随意改变和替代。在材料和构配件进场时通过目视和尺量、称重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确认。检查数量为每种材料按进场批次每批随机抽取3个试样进行检查。当能够证实多次进场的同种材料属于同一生产批次时，可按该材料的出厂检验批次和抽样数量进行检查。如果发现问题，应增加抽查数量，最终确定该批材料是否符合设计要求。

8.2.2  本条列出了GRG制品进场复检的具体项目。复检方法应按本标准及相关规范的规定进行。复检指标是否合格应根据本规程规定的技术要求的判定，当设计要求更严格时，应按设计要求判定。

8.2.6  GRG制品安装施工邬绑检测，GRG制品装饰施工完成后，应进行防开裂措施的背面邬绑检测，邬绑数量在拼接缝背部面上，每1m应不小于3处邬绑点，没处邬绑点跨度应不小于100mm，满邬绑为最佳。

- 8.3  一般项目

8.3.1 ~8.3.2 GRG制品外观质量和埋件位置偏差等均需进行检查。

- 8.4  资料核验

8.4.1~8.4.2 明确了GRG制品工程验收资料。

# 9 安全文明施工

9.1~9.2  对施工人员的技能及素质进行规定，保证施工的安全有效进行；同时要求施工现场清洁有序，不增加环境负担，保持良好的周边环境。