CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

盾构工程同步注浆材料应用技术规程

Technical specification for simultaneous grouting material in shield projects

（征求意见稿）

中国计划出版社

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2015年工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2015]099号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分7章和3个附录，主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、原材料、注浆材料配合比及性能、同步注浆施工、质量检验与验收。

本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑科学研究院（北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请将意见和资料寄送解释单位中国建筑科学研究院。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	3

3  基本规定	4

4  原材料	5

4.1  水泥	5

4.2  矿物掺合料	5

4.3  骨料	5

4.4  膨润土	6

4.5  石灰	6

4.6  外加剂	6

4.7  水	6

5  注浆材料配合比及性能	7

5.1  配合比	7

5.2  注浆材料性能	7

5.3  试验方法	8

6  同步注浆施工	9

6.1  一般规定	9

6.2  原材料进场与贮存	9

6.3  计量	10

6.4  搅拌	10

6.5  运输	10

6.6  注浆	10

7  质量检验与验收	12

7.1  原材料质量检验	12

7.2  注浆材料质量检验	12

7.3  验收	12

附录A  结石率试验	14

附录B  水陆强度比试验	15

附录C  水下抗分散性能试验	17

本规程用词说明	18

引用标准名录	19

附：条文说明	20

Contents

1  General Provisions 	1

2  Terns and Symbols 	2

2.1 Terrns	2

2.2 Symbols	3

3  Basic Requirements 	4

4  Materials	5

4.1  Cement	5

4.2  Mineral Admixture	5

4.3  Aggregate	5

4.4  Bentonite	6

4.5  Slaked Lime	6

4.6  Chemical Admixture	6

4.7  Water	6

5  Mix Proportion and Properties of Simultaneous Grouting Material	7

5.1  Mix Proportion of Simultaneous Grouting Material	7

5.2  Properties of Simultaneous Grouting Material	7

5.3  Test Methods of Simultaneous Grouting Material	8

6  Construction of Simultaneous Grouting	10

6.1  General Requirements	10

6.2  Approach and Storage of Raw Materials	10

6.3  Metering	11

6.4  Mixing	11

6.5  Transportation	11

6.6  Grounting	11

7  Quality Inspection and Acceptance 	13

7.1  Quality Inspection of Raw Materials	13

7.2  Quality Inspection of Grouting Material	13

7.3  Acceptance	13

Appendix A  Test Method for Hardening Rate	15

Appendix B  Test Method for ratios of Compressive Strength Cast in Water to in Air	16

Appendix C  Test Method for Underwater Dispersion Resistance of Grouting Material	18

Explanation of Wording in This Specification	19

List of Quoted Standards	20

Addition: Explanation of Provisions	21

# 1  总  则

1.0.1  为规范盾构工程同步注浆材料应用技术要求，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于地铁、穿江隧道等盾构工程同步注浆材料的配合比设计、生产、质量检验。

1.0.3  盾构工程同步注浆材料的应用，除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1  盾构  shield

盾构掘进机的简称，是在钢壳体保护下完成隧道掘进、拼装作业，由主机和后配套设备组成的机电一体化设备。

2.1.2  壁后注浆  back-fill grouting

用配制好的浆液填充隧道衬砌环与地层之间空隙的施工工艺。

2.1.3  同步注浆  simultaneous grouting

在盾构掘进过程中，同时从盾尾注浆管向空隙注入浆液的工艺称为同步注浆。

2.1.4  二次注浆  secondary grouting

又称为二次补强注浆。同步注浆为一次注浆，考虑同步注浆效果不佳以及浆液固结率的影响，必要时在同步注浆结束后进行的补强注浆。

2.1.5  同步注浆材料  grouting material

由胶结料、细骨料、外加剂等原材料按规定比例加水搅拌而成，在盾构施工的同时，通过设备注入隧道衬砌环与地层之间空隙的充填材料。

2.1.6  湿拌型同步注浆材料  wet-mixed simultaneous grouting material

由胶结料、保水增稠材料、细骨料、水等组分按一定比例，在集中搅拌站（厂）计量、搅拌后，用搅拌运输车运至工程现场，专用于同步注浆工艺的一种浆液。

2.1.7  干混型同步注浆材料  dry-mixed simultaneous grouting material

经干燥筛分处理的细骨料、保水增稠材料、胶结料等组份按一定比例，在专业生产厂经计量、混合后，专用于同步注浆工艺的一种颗粒状混合物，运输至工程现场加水搅拌使用。

2.1.8  水泥基同步注浆材料  cement based grouting material

以水泥为主要胶结材料，与细骨料、保水增稠材料、粉煤灰、水等组份按一定比例搅拌生产的用于同步注浆工艺的浆液材料。

2.1.9  石灰基同步注浆材料  lime based grouting material

以消石灰为主要胶结材料，与细骨料、保水增稠材料、水等组份按一定比例搅拌生产的用于同步注浆工艺的浆液材料。

2.1.10  同步注浆料外加剂  grouting additive

在制备注浆料搅拌过程中加入的、能改善注浆料性能的添加剂。

2.1.11  管片  segment

隧道预制衬砌环的基本单元。

2.1.12  单环注浆量  grouting volume

根据刀盘开挖直径、管片外径和单环长度，可计算出单环间隙理论体积，单环同步注浆量一般为间隙理论体积的1.2倍~2倍。

2.1.13  同步注浆压力  grouting pressure

注浆时将浆液密实填充于盾构空隙中所需的压力。

2.1.14  水陆强度比  ratios of  compressive strength cast in water to in air

水中成型注浆材料与空气中成型注浆材料28d龄期的抗压强度之比，用于表征注浆材料浆体抗水分散性能。

2.1.15  结石率  hardening rate

注浆材料加水搅拌并成型2d后，注浆材料浆体浆面高度变化量与注浆材料浆体初始浆面高度的比值，用于表征注浆材料的填充性能。

## 2.2 符号

HR8——2d结实率；

SR——水陆强度比；

Sw——水中成型的试块规定龄期抗压强度；

Sa——空气中成型的试块相应规定龄期抗压强度。

# 3  基本规定

3.0.1  盾构工程同步注浆材料的选择和技术性能应满足工程地质和水文地质条件、线路条件、环境安全和工程结构设计要求。

3.0.2  盾构工程同步注浆材料的浆液性能和硬化后性能应满足设计和施工要求。

3.0.3  当盾构工程在富水土质施工时，宜采用水泥基同步注浆材料；当盾构工程容易出现涌水、涌砂、渗漏等现象时，应采用凝结时间短、强度增长快的水泥基同步注浆材料。

3.0.4  对有耐久性能或长期性能设计要求的注浆材料，生产和施工前宜进行专家论证，并通过试验验证。

# 4  原材料

## 4.1  水泥

4.1.1  水泥应符合下列规定：

1  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定；

2  通用硅酸盐水泥以外其他品种的水泥应符合相应现行国家标准的规定。

4.1.2  配制同步注浆材料不得采用结块的水泥，不同品牌和强度等级的水泥不得混用；不宜采用出厂超过3个月的水泥。

## 4.2  矿物掺合料

4.2.1  配制同步注浆材料可采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、钢渣粉、石灰石粉等矿物掺合料。

4.2.2  矿物掺合料应符合下列规定：

1  粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定；磨细粉煤灰应符合现行国家标准《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003的规定；

2  粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定；

3  钢渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491的规定；

4  磷渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉》GB/T 26751的规定；

5  硅灰应符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定；

6  石灰石粉应符合现行国家标准《石灰石粉混凝土》GB/T 30190和现行行业标准《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318的规定。

7  复合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的规定。

4.2.3  掺合料的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。

## 4.3  骨料

4.3.1  盾构工程同步注浆材料不宜使用粗骨料。

4.3.2  细骨料宜采用河砂，且应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4.3.3  细骨料应为非碱活性。

## 4.4  膨润土

4.4.1  膨润土应符合现行国家标准《膨润土》GB/T 20973的规定。

4.4.2  膨润土宜采用钠基膨润土。

## 4.5  石灰

4.5.1  石灰应选用消石灰。

4.5.2  消石灰应符合现行行业标准《建筑消石灰》JC/T 481的规定，且化学成分不宜低于HCL85。

## 4.6  外加剂

4.6.1  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

4.6.2  外加剂应与水泥和矿物掺合料有良好的适应性，并应经试验验证。

4.6.3  不应采用受潮结块的粉状外加剂，液态外加剂应储存在密闭容器内，并应防晒和防冻，当有沉淀等异常现象时，应经检验合格后使用。

4.6.4  掺用增稠剂、絮凝剂等其他外加剂时，应通过充分试验进行验证，其性能应符合国家现行有关标准的规定。

## 4.7  水

4.7.1  注浆材料拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

# 5  注浆材料配合比及性能

## 5.1  配合比

5.1.1  盾构同步注浆材料配合比设计宜采用质量法，注浆材料浆液密度不宜低于1900kg/m3。

5.1.2  水泥基同步注浆材料配合比参数可按表5.1.2选取。

表5.1.2  水泥基同步注浆材料配合比参数

| 水胶比 | 胶砂比 | 膨润土掺量/% | 水泥掺量/% | 外加剂掺量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.45~0.80 | ≥0.4 | 10~20 | ≥17 | 0~3 |

注：配合比中胶凝材料包括：水泥、消石灰、粉煤灰等掺合料和膨润土，水泥、消石灰、粉煤等掺合料灰和膨润土百分比掺量均为该种材料占胶凝材料总量的质量百分比。

5.1.3  石灰基同步注浆材料配合比参数可按表5.1.3选取。

表5.1.3  石灰基同步注浆材料配合比参数

| 水胶比 | 胶砂比 | 膨润土掺量/% | 石灰掺量/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.55~0.70 | 0.4~0.7 | 10~15 | ≥17 |

注：配合比中胶凝材料包括：水泥、消石灰、粉煤灰等掺合料和膨润土，水泥、消石灰、粉煤等掺合料灰和膨润土百分比掺量均为该种材料占胶凝材料总量的质量百分比。

## 5.2  注浆材料性能

5.2.1  同步注浆材料浆液的稠度、稠度经时损失、流动度、流动度经时损失、凝结时间、泌水率、分层度及结石率宜符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  注浆材料浆液的性能要求

| 项 目 | 技 术 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水泥基 | 石灰基 |
| 稠度（mm） | ≥100且≤130 | ≥100且≤130 |
| 2h稠度经时损失（mm) | ≤20 | ≤20 |
| 流动度（mm） | ≥160且≤280 | - |
| 2h流动度损失（mm) | ≤40 | - |
| 泌水率（%) | ≤3.5 | ≤3 |
| 分层度（cm） | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 凝结时间（h） | ≥10且≤24 | ≥12且≤72 |
| 结石率（%） | ≥96 | ≥96 |
| 水下抗分散性能试验（pH值） | ≤9 | ≤10 |

5.2.2  同步注浆材料2d抗压强度应不小于周围土体强度，同时28d抗压强度应满足设计要求；水泥基同步注浆材料硬化浆体的性能宜符合表5.2.2的规定。

表5.2.2  硬化水泥基注浆材料的性能要求

| 项 目 | 技 术 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2d | 28d |
| 抗压强度（MPa) | ≥0.8 | ≥2.5 |
| 水陆强度比（%) | ≥65 |  |

5.2.3  同步注浆材料浆液不应泌水、离析和分层，凝结时间应满足施工操作要求。

5.2.4  当对同步注浆材料有耐久性要求时，同步注浆材料的耐久性应满足设计要求。

## 5.3  试验方法

5.3.1  试验室制样时，同步注浆材料搅拌方法与搅拌机的选择应符合现行标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70的规定。

5.3.2  同步注浆材料的稠度、稠度经时损失和凝结时间、分层度、抗水渗透性能的试验方法应符合现行标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70的规定。

5.3.3  流动度和流动度经时损失应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448的规定。

5.3.4  泌水率的试验方法应符合《预应力孔道灌浆剂》GB/T25182的规定。

5.3.5  同步注浆材料抗压强度成型参照标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70进行；同步注浆材料抗压强度试验参照《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233进行，压力试验机应符合现行国家标准《液压式压力试验机》GB/T3722和《试验机通用技术规程》GB/T2611的规定，石灰基同步注浆材料用压力机最大量程宜为20kN，水泥基同步注浆材料用压力机最大量程宜为50kN，石灰基同步注浆材料试件加载速率宜控制在0.01~0.15kN/s，水泥基同步注浆材料试件加载速率宜控制在0.02~0.7kN/s。

5.3.6  结石率的试验方法应符合附录A要求；

5.3.7  水陆强度比成型及试验方法应符合附录B要求；

5.3.8  同步注浆材料水下抗分散性能试验方法应符合附录C要求。

# 6  同步注浆施工

## 6.1  一般规定

6.1.1  盾构工程同步注浆材料的施工应符合现行国家标准《盾构法隧道施工与验收规范》GB 50446的有关规定。

6.1.2  盾构工程同步注浆材料所使用的原材料、注浆浆液和注浆材料硬化浆体的性能除应符合本规程外，尚应符合设计要求和国家现行相关标准的规定。

6.1.3  在施工之前，应制订注浆施工技术方案，并应做好各项准备工作。

6.1.4  盾构工程同步注浆材料宜避免冬期注浆施工。

6.1.5  盾构工程同步注浆材料在注浆施工时的环境温度宜为5℃~35℃。当温度低于5℃或高于35℃时，应对浆液各项指标进行复验，并应符合表5.2.1中的规定方可进行施工。

6.1.6  小半径曲线和大坡度地段施工时，壁后注浆应选择体积变化小、早期强度高、凝结时间快的注浆材料。

6.1.7  小净距隧道施工时，应严格控制注浆压力，减少对邻近隧道的影响。

6.1.8  江河等低水位地段施工时，应采用满足施工要求的注浆材料，注浆材料性能应通过试验验证。

6.1.9  采用注浆孔注浆时，注浆结束后应对注浆孔进行密封防水处理。

6.1.10  注浆施工前应按施工要求准备拌浆、贮浆、注浆设备，并应进行试运转。

## 6.2  原材料进场与贮存

6.2.1  水泥、矿物掺合料、骨料、外加剂等原材料进场应符合国家现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

6.2.2  原材料供货方应提供型式检验报告、出厂检验报告和出厂合格证等质量文件。

6.2.3  各种原材料贮存应符合下列规定：

1  水泥应按品种、强度等级和生产厂家分别贮存，不得与矿物掺合料等其他粉状料相混，并应防止受潮；

2  细骨料应按品种、规格分别堆放，堆场应采用能排水的硬质地面，并应有遮雨防尘措施；

3  矿物掺合料应按品种、质量等级和产地分别贮存，不得与水泥等其它粉状料相混，并应防雨和防潮；

4  外加剂应按品种和生产厂家分别贮存。粉状外加剂应防止受潮结块；液态外加剂应贮存在密闭容器内，并应防晒和防冻。

6.2.4  各种原材料贮存处应有明显标识。

## 6.3  计量

6.3.1  原材料计量应采用电子计量设备，其精度应符合现行国家标准《建筑施工机械与设备 湿拌砂浆搅拌站》JB/T 11859的规定。每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准。

6.3.2  原材料的计量允许偏差应符合表6.3.2的规定，并应每班检查1次。

- 表6.3.2   原材料的计量允许偏差（按质量计，%）

| 原材料品种 | 水泥 | 骨料 | 水 | 外加剂 | 掺合料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差 | ±2 | ±3 | ±1 | ±1 | ±2 |

6.3.3  在原材料计量过程中，应根据细骨料的含水率的变化及时调整水和细骨料的称量。

## 6.4  搅拌

6.4.1  湿拌注浆材料采用的搅拌机应符合现行行业标准《建筑施工机械与设备 湿拌砂浆搅拌站》JB/T 11859的规定；干混注浆材料采用搅拌机应符合现行行业标准《建筑施工机械与设备 干混砂浆搅拌机》JB/T 11185的规定。

6.4.2  湿拌注浆材料从全部材料投料完成起计，应保证浆液搅拌均匀，搅拌时间不宜小于90s。

6.4.3  湿拌注浆材料在生产中应测定细骨料的含水率，每一工作班不应少于1次。

6.4.4  注浆材料在生产过程中因避免对周围环境产生污染，所有粉料的输送及计量工序均应在密闭状态下进行。

6.4.5  同步注浆用干混砂浆应按产品说明书的规定加水并拌合，技术指标应符合质量文件的规定。

## 6.5  运输

6.5.1  湿拌同步注浆材料的搅拌运输车应符合现行行业标准《混凝土搅拌运输车》JG/T 5094的规定；干混同步注浆材料的搅拌运输车应符合现行行业标准《干混砂浆运输车》QC/T 956的规定。

6.5.2  同步注浆材料浆液的临时储浆槽应具有机械搅拌功能，能够保证浆液的匀质性。

6.5.3  井下运浆车装料前，罐内应无积水、积浆或杂物。

6.5.4  运浆车在装料、运送过程中应保证浆液的均匀性，不应产生分层、离析现象。

6.5.5  运浆车在运送过程中应避免遗洒，且不应向运浆车内随意加水。

6.5.6  运浆车供浆量以m3为计量单位。

## 6.6  注浆

6.6.1  盾构工程同步注浆过程宜采用双控注浆法，同时控制注浆压力和注浆量。

6.6.2  盾构工程同步注浆压力应根据地质条件、注浆方式、管片强度、设备性能、浆液特性和土仓压力等综合因素确定；且实际注浆率不应小于理论注浆率。

6.6.3  注浆量充填系数应根据地层条件、施工状态和环境要求确定，充填系数宜为1.30~2.50。

6.6.4  盾构工程同步注浆应采用多点均匀注浆；注浆速度应根据注浆量和掘进速度确定，并应与盾构推进同步进行。

6.6.5  同步注浆浆液应易于压注，并在注浆过程中不应离析和分层。

6.6.6  同步注浆过程中应对储浆桶内浆液搅拌，保证浆液的和易性。

6.6.7  同步注浆作业应连续进行，并在注浆过程中宜配备自动记录注浆量、注浆压力、注浆时间等参数的仪器设备；注浆一旦发生意外故障，应暂时停止盾构掘进，排除故障后方可继续施工。

6.6.8  盾构工程同步注浆作业时，应观察注浆压力及流量变化，严格控制注浆参数。

6.6.9  盾构工程同步注浆作业后，应及时清洗注浆设备和管路。

6.6.10  管片与地层间应填充密实，并应保证衬砌环稳定、不漏水。

6.6.11  首次注浆前所有管道应采用注浆液润湿后方可压注。

6.6.12  对注浆不足或注浆效果不好的部位应进行二次注浆。

6.6.13  长时间停顿时，应对拌浆、储浆设备进行清空、清洗。

# 7  质量检验与验收

## 7.1  原材料质量检验

7.1.1  盾构工程同步注浆材料在原材料进场时，应按规定批次验收型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件，并按检验批随机取样进行原材料进场检验。

7.1.2  膨润土的检验项目应符合现行国家标准《膨润土》GB/T 20973的规定，膨润土应以25t为一批次，不足25吨的按一批计。

7.1.3  消石灰的检验项目和检验批量应符合《建筑消石灰》JC/T481的规定，消石灰应以40t为一批次，不足40吨按一批次计。

7.1.4  其他原材料的检验项目和检验批量应符合以下规定：

1  水泥、矿物掺合料、外加剂、骨料、水等原材料的检验项目和检验批量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定；

2  不同批次或非连续供应的不足一个检验批量应作为一个检验批。

7.1.5  当符合下列条件之一时，可将原材料检验批量扩大一倍。

1  对经产品认证机构认证符合要求的产品；

2  来源稳定且连续三次检验合格；

3  同一厂家的同批出厂材料，用于同时施工且属于同一工程项目的多个单位工程。

## 7.2  注浆材料质量检验

7.2.1  进场的同步注浆材料应具有型式检验报告、产品合格证、使用说明书和出厂检验报告。

7.2.2  同步注浆材料进场时应进行检验，合格后方可用于施工。

7.2.3  同步注浆材料进场检验的项目应包括容重、稠度、2h稠度损失、泌水率、凝结时间和强度。

7.2.4  进场检验应在现场临时储浆罐进行取样，浆液完全注入临时储浆罐后的30分钟内应完成取样。

7.2.5  同步注浆材料取样量应满足复检项目所需用量的1.5倍，且不宜少于0.01m3。

7.2.6  同一生产单位、同一品种、同一强度进场的同步注浆材料，每250m3为一批，不足250m3时，按250m3计。每批至少取一组试样进行强度检验。

7.2.7  进场复检的检验结果符合本标准表5.2.1与表5.2.2的规格应判定为合格，否则为不合格；对于不合格同步注浆材料，需方可拒收。

## 7.3  验收

7.3.1  同步注浆施工的验收应符合现行国家标准《盾构法隧道施工与验收规范》GB 50446的有关规定。

7.3.2  盾构工程同步注浆施工结束2d后，可采用地质雷达等设备对注浆填充密实情况进行检测，对于注浆不足的情况，应及时进行二次注浆。

7.3.3  注浆结束后应对地表的沉降进行检测，地表沉降量应控制在-13mm~+2mm范围内。

# 附录A  结石率试验

A.0.1  本方法适用于盾构同步注浆材料的结石率的测定，试验室温度应控制在20±2℃，相对湿度大于50%。

A.0.2  结石率试验应采用下列仪器设备：

量筒：容积100ml，材料、形状和尺寸应符合现行国家标准《实验室玻璃仪器量筒》GB/T12804的规定，量筒应配备密封盖。

A.0.3  盾构同步注浆材料试样的制备应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70的有关规定。

A.0.4  结石率应按下列步骤进行：

1  将量筒放置在水平面上，向量筒灌入同步注浆材料浆液，浆液灌入高度应控制在95ml±5ml，静置1分钟后，应及时测量并记录浆液初始高度a1，然后盖严。

2  放置2d后应及时测量硬化浆体上表面高度a2，并按式（A0.1）计算2d结石率（HR2）：

HR2=a2a1×100   ........................ （A0.1)

式中：

HR2——2d结石率，精确至0.1%；

a1——最初灌满的注浆材料浆面高度；

a2——2d注浆材料硬化浆体上表面高度。

2d结石率试验装置简图见图A0.1。

2

1

a1

a2

1——最初灌满的注浆材料浆面；

2——2d注浆材料硬化浆体上表面；

图A.0.1  2d结石率试验装置

# 附录B  水陆强度比试验

B.0.1  适用于水泥基同步注浆材料抗水分散性能的测试，试验室温度应控制在20±2℃，相对湿度大于50%。

B.0.2试验用仪器设备应符合下列规定：

1 试模：应采用70.7mm×70.7mm×70.7mm 的立方体试模，试模材质应现行行业标准《混凝土试模》JG237规定，试模应拼接牢固，振捣时不应变形。试模边长误差不应超过边长的1/70.7，角度误差不应超过1°，平整度误差不应超过边长的0.05%；

2同步注浆材料试样的制备应符合现行标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70的有关规定。

3 水箱：水箱高度200mm，长、宽尺寸以能够容纳试验所需数量的试模为宜，水温保持在20±3)℃。

4  漏斗尺寸应满足以下要求：管口外径28mm、内径25mm，管高80mm，漏斗高260mm，漏斗上口外径260cm。

B.0.3  同步注浆材料水下成型与养护试验步骤

1  向水箱中注入水，水深应控制在100±5mm。

2  紧贴漏斗管口于模具内底面，向漏斗内倒入部分注浆浆体，倒入浆体数量应以浆体填满一半漏斗管高为宜，应将盛有浆体的漏斗管口与模具内底面保持紧贴竖直放入箱底。将1L左右浆体持续倒入漏斗，同时缓慢上提漏斗使浆体慢慢布满模具，此过程应在30s内完成。待漏斗管口剩余浆体量接近漏斗管高一半时，应快速移动漏斗至下一试模，按上述要求完成试模灌注成型。

3  灌注完毕后，应及时将将漏斗拔出水面，并应将试模从水中取出，静置5min～10min，使注浆材料浆体上附着水自由流出。

4  用木锤轻敲试模的两个侧面以促进排水，抹平试模表面多余浆体后应将其放回水中。

5  带模养护2~3d拆模，拆模后应将试块继续放入水中养护，养护至28d龄期后，从水中将试件取出，进行抗压强度测试。

B.0.4  空气中同步注浆材料的成型与养护试验应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ/T70）的要求。

B.0.5  同步注浆材料抗压强度试验应按本标准5.3.5条进行。

B.0.6 水陆强度比应按下式计算：

（ B.0.1)

式中： SR—水陆强度比，精确至0.1%； Sw—水中成型试块的28d抗压强度； Sa—空气中成型试的块28d抗压强度。

# 附录C  水下抗分散性能试验

C.0.1  适用于盾构注浆材料水下抗分散性能的测试。

C.0.2  试验用仪器设备应符合下列规定：

1  烧杯：容积应为250mL，应符合现行国家标准《实验室玻璃仪器烧杯》GB/T 15724的有关规定；

2  pH计：应符合现行国家标准《实验室pH计》GB/T 11165的有关规定。

C.0.3  试验步骤

1 在250mL 烧杯中加入200mL 水，然后将100g盾构注浆材料分成10 等份，用小铲将每一份盾构注浆材料从水面缓慢地自由落下，该操作在20s 内完成，将烧杯静置3min。

2 用吸管在1min 内将烧杯中的水轻轻吸取100mL，以吸出的水作为试验样品，迅速进行测试。

3  pH的测试按照现行国家标准《水质pH值的测定玻璃电极法》GB/T 6920 的规定试验方法进行。

C.0.4  试验结果处理。

pH值试验结果取整数。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《通用硅酸盐水泥》GB 175

- 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596

- 《试验机通用技术规程》GB/T2611

- 《液压式压力试验机》GB/T3722

- 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

- 《水质PH值的测定玻璃电极法》GB/T 6920

- 《混凝土外加剂》GB 8076

- 《实验室pH计》GB/T 11165

- 《实验室玻璃仪器量筒》GB/T 12804

- 《实验室玻璃仪器烧杯》GB/T 15724

- 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

- 《膨润土》GB/T 20973

- 《预应力孔道灌浆剂》GB/T25182

- 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

- 《石灰石粉混凝土》GB/T 30190

- 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

- 《混凝土质量控制标准》GB 50164

- 《盾构法隧道施工与验收规范》GB 50446

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

- 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448

- 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

- 《混凝土用水标准》JGJ 63

- 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70

- 《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233

- 《混凝土试模》JG237

- 《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318

- 《建筑消石灰》JC/T 481

- 《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

- 《干混砂浆运输车》QC/T 956

- 《混凝土搅拌运输车》JG/T 5094

- 《建筑施工机械与设备 干混砂浆搅拌机》JB/T 11185

- 《建筑施工机械与设备 湿拌砂浆搅拌站》JB/T 11859

中国工程建设协会标准

地铁盾构工程同步注浆材料应用技术规程

CECS×××:××××

# 条文说明

制 订 说 明

《盾构工程同步注浆材料应用技术规程》CECS×××: ××××，经中国工程建设标准化协会××年××月××日以第××号公告批注发布。

本规程编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国目前盾构工程建设中同步注浆材料应用技术的实践经验，同时参考了国外先进技术标准，通过大量验证性试验取得了盾构工程同步注浆材料应用技术关键参数。

为便于扩大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《盾构工程同步注浆材料应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程中的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目    次

1  总  则	26

2  术语和符号	27

2.1 术语	27

3  基本规定	28

4  原材料	29

4.1  水泥	29

4.2  矿物掺合料	29

4.3  骨料	29

4.4  膨润土	29

4.6  外加剂	29

5  注浆配比及注浆材料性能	30

5.1  盾构工程同步注浆配合比	30

5.2  盾构工程同步注浆材料性能指标	31

5.3  盾构工程同步注浆材料试验方法	32

6  盾构工程同步注浆施工	33

6.1  一般规定	33

6.2  原材料进场与贮存	33

6.3  计量	33

6.4  搅拌	34

6.5  运输	34

6.6  注浆	34

7  质量检验与验收	36

7.1  原材料质量检验	36

7.2  盾构工程同步注浆材料质量检验	36

7.3  验收	36

# 1  总  则

1.0.1  盾构工程同步注浆材料性能直接影响着盾构工程的质量，盾构工程同步注浆材料有关的工程应用和研究已有一定的技术基础和成果，但目前国内尚无指导盾构工程同步注浆材料生产及应用的标准，不利于盾构工程同步注浆材料生产及其施工质量控制，为规范盾构工程同步注浆材料应用技术要求，特制定本规程。

1.0.2  本规程是用于指导盾构工程以盾构工程同步注浆材料为注浆浆液实施盾构管片背后注浆的设计、施工及验收。盾构工程同步注浆以地铁、穿江隧道最为常见，其他类似采用同步注浆盾构工程的工艺也可参考使用。

# 2  术语和符号

## 2.1 术语

2.1.2~2.1.4  壁后注浆在盾构施工中主要用于填充盾构机掘进过程中在管片与地层之间、管片与盾尾壳体产生的空隙，以达到控制地层变形，减少沉降的主要目的，包括同步注浆和二次注浆。

2.1.5  本条对同步注浆材料进行了定义。主要由胶结料、细骨料、外加剂等原材料按规定比例加水搅拌而成，用于盾构施工时，进行同步注浆。胶结材料主要包括水泥、消石灰、膨润土、粉煤灰等矿物掺合料；外加剂主要包括减水剂或调凝剂等。

2.1.6 、2.1.7  本条按制备工艺的不同对同步注浆材料进行了分类定义。盾构同步注浆材料根据制备工艺的不同可分为湿拌型和干混型两类，湿拌砂浆原材料计量与配合比控制更精确，但受运输距离影响较大，对浆液施工性能要求较高；干混型注浆材料受运输距离影响较小，存在原材料处理成本高、原材料稳定性较差等问题。施工时可根据实际情况选择不同类型的同步注浆材料。

2.1.8 、2.1.9  本条按胶结材料类型的不同对同步注浆材料进行了分类。根据胶结材料类型的不同可分为水泥基和石灰基两类，水泥基早期强度较高、凝结时间短，较适用于水文地质条件较差的注浆施工环境。实际可根据地质条件和设计要求选择不同类型的同步注浆材料。

2.1.12  单环同步注浆量应根据刀盘开挖直径、管片外径和单环长度计算，同时还应考虑土体的渗透及泄漏影响以及超挖、曲线施工、注浆材料种类等因素。

2.1.13  注浆压力在实际掘进中将不断优化，应根据地层的土压力、水压力、管片强度及地面监测情况综合确定。

2.1.14  28d水陆强度比参考现行行业标准《水下不分散混凝土试验技术规程》DL/T5177定义，通过28d龄期的在水中成型试件与空气中成型试件的抗压强度比，来反映注浆材料的抗水分散性能。

2.1.15  2d后注浆材料已基本初凝，此后产生的收缩量很小，考虑试验的及时性，故采用2d收缩率表征注浆材料的填充性能。

# 3  基本规定

3.0.1  本条规定应综合考虑实际工程的结构设计、水文地质条件和注浆环境等因素选择性能满足要求的注浆材料。

3.0.2  注浆材料浆液性能对注浆可施工性影响很大，注浆材料硬化后的性能直接影响注浆材料填充承载能力，设计和施工过程中应根据实际施工环境提出合理的盾构注浆性能控制指标要求。

3.0.3、3.0.4  我国地质环境复杂多样，应充分考虑环境的多样性和复杂性，对于严重涌砂、涌水环境、腐蚀环境，应对注浆材料性能提出特定要求，并通过试验验证，同时根据实际情况增加相应施工技术措施，且生产和施工前宜进行专家论证。

# 4  原材料

## 4.1  水泥

4.1.1、4.1.2  作为水泥基注浆材料最重要的胶结料，水泥对注浆材料强度贡献最大，不同品牌和强度等级水泥力学性能不同，所配制注浆材料的强度不同，因此需采用同一品牌和强度等级的水泥；水泥是水硬性胶凝材料，自然存放时，存在受潮节块问题，储存时间越久，水泥自水化情况越严重，对于普通硅酸盐水泥而言，使用时出厂日期不宜超过3个月，其他水泥的使用也以符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的要求。

## 4.2  矿物掺合料

4.2.1 、4.2.2  适量的粉煤灰、矿渣粉等矿物掺合料可改善注浆材料的工作性和耐久性能，同时可降低注浆材料的成本。考虑实际生产可用的矿物掺合料主要为粉煤灰、矿渣粉、硅灰、石灰石粉等，同时规定注浆材料所用的矿物掺合料应满足对应的标准要求。

4.2.3  采用放射性超标的掺合料制备的注浆材料对工程施工和运营过程中人身健康影响很大，应采用放射性符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的掺合料。

## 4.3  骨料

4.3.1  由于以同步注浆为主的地铁盾构施工工艺中，盾构机配套的注浆管较细，粗骨料的使用增加了注浆的难度；且粗骨料掺入后注浆材料工作性更难保证，因此盾构工程同步注浆材料不推荐使用粗骨料。

4.3.2  细骨料推荐使用粒形较好的河砂，但考虑在一些河砂资源匮乏的地区，山砂和机制砂已逐渐应用于混凝土和砂浆中，因此在这些地区也允许使用山砂或机制砂配制同步注浆材料，盾构注浆材料的配制应通过试验确定，性能应满足工程要求。

## 4.4  膨润土

4.4.1、4.4.2  与钙基膨润土相比钠基膨润土水介质中分散性好，胶质价高，它的胶体悬浮液触变性、粘度、润滑性好，采用钠基膨润土配制的注浆材料泌水率低、分层度小，浆体注浆施工效果更优，因此推荐使用钠基膨润土配制同步注浆材料。

## 4.6  外加剂

4.6.1 、4.6.2  不同品种、品牌的外加剂性能差异较大，注浆材料用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。注浆材料用外加剂应与水泥和矿物掺合料有良好的适应性，外加剂的选择应经试验验证。

4.6.4  不同品牌增稠剂、絮凝剂性能差异较大，掺用增稠剂、絮凝剂等其他外加剂时，应通过充分试验进行验证，掺增稠剂、絮凝剂注浆材料性能需满足标准和现场施工要求。

# 5  注浆配比及注浆材料性能

## 5.1  盾构工程同步注浆配合比

5.1.1   注浆材料配合比宜采用质量法设计，注浆材料计算表观密度范围宜为1900kg/m3~2200kg/m3。在进行盾构工程同步注浆材料配合比设计时，应根据浆液的实测密度，注浆材料设计密度进行校正，当表观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过设计值的2%时，可不做调整直接采用设计配合比。当密度实测值与设计值之差的绝对值超过设计值的2%时，应将设计配合比中每项原材料用量均乘以校正系数δ。

注浆材料配合比校正系数按下式计算：

δ=ρtρc×100%

式中： δ——注浆材料配合比校正系数； ρt——注浆材料表观密度实测值； ρc——注浆材料表观密度计算值。

5.1.2、5.1.3  同步注浆材料配合比充分调研了常州地铁、苏州地铁、北京地铁、天津地铁、南京地铁、上海地铁、成都地铁、广州地铁等国内多条地铁线路现场施工用盾构同步注浆材料的配比，在上述调研结果的基础上，进行了系统的验证试验，通过汇总、分析配比相应注浆材料性能及注浆后实际效果后提出，在选取的配合比范围内，注浆材料具有良好的浆液稳定性、稠度及凝结时间合理施工性好，注浆后浆体填充效果好，渗漏及沉降问题少，满足验收要求。为方便计算将配合比中水泥、消石灰、粉煤灰等掺合料和膨润土均划归为胶凝材料，水泥、消石灰、粉煤等掺合料灰和膨润土百分比掺量均为该种材料占胶凝材料总量的质量百分比。

注浆材料配合比设计实例：

以水泥基同步注浆材料配合比参数表5.1.2为例，取注浆材料表观密度2000kg/m3，水胶比0.6，胶砂比1。则每方同步注浆材料中胶凝材料、砂、水用量分别为：

2000×1/2.6=769.2kg，2000×1/2.6=769.2kg，2000×0.6/2.6=461.4kg。

暂取水泥掺量20%，膨润土掺量15%，粉煤灰等掺合料掺量65%，则每方同步注浆材料中水泥、膨润土、粉煤灰等掺合料用量分别为：

769.2×0.2=153.84 kg，769.2×0.15=115.38 kg，769.2×0.65=499.98 kg。

暂取外加剂掺量1%（外掺胶凝材料用量），则每方同步注浆材料中外加剂用量为：

769.2×0.01=7.69kg。

因此，设计实例中每方同步注浆材料各原材料用量见表1。

表1  设计实例中每方同步注浆材料各原材料用量计算值

| 水泥 | 膨润土 | 粉煤灰等掺合料 | 水 | 砂 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153.84 | 115.38 | 499.98 | 461.40 | 769.20 | 7.69 |

同步注浆材料应在表1的基础上开展试配，根据实测密度值和浆液工作性能等要求进行必要的配合比调整。

## 5.2  盾构工程同步注浆材料性能指标

5.2.1  本条规定了同步注浆材料浆液性能指标范围。同步注浆材料的稠度指标是表征注浆材料浆液可施工性能的关键指标，适当的稠度可在浆液在不发生离析或泌水的前提下，使浆液能在合理的注浆压力下均匀顺利的完成注浆施工，并能达到填充密实的目的。经系统的试验验证确定，同步注浆材料在稠度为100~130mm时具有良好的工作性能，同步注浆施工时应保证同步注浆材料稠度100~130mm。同步注浆材料浆液还需具备良好的稠度保持性能，其2h稠度损失不应大于20mm，以防止稠度损失过大引起堵管等施工问题。

为保证浆液良好的施工性能，石灰基同步注浆材料浆液需具有较大的稠度和良好的稳定性，浆液分层度、泌水率是表征浆液稳定性的关键指标，浆液分层度越大、泌水率越高，越容易出砂粒下沉、砂与浆体分离等，容易发生堵泵问题。试验验证表明，水泥基同步注浆材料浆体流动度、泌水率、分层度应满足本规程第5.2.1条的要求。

与石灰基同步注浆材料不同，水泥基同步注浆材料自身具有良好的流动性，以使其能快速的填充空隙。水泥基同步注浆材料还需具备良好的浆液稳定性，防止浆液因流动度过大出现泌水、分层等问题，避免因浆液泌水、分层产生的堵泵问题以及浆液填充不充分等问题。因此，对水泥基同步注浆材料流动度、泌水率、分层度提出要求。试验验证表明，水泥基同步注浆材料浆体流动度、泌水率、分层度应满足本规程第5.2.1条的要求。

结石率是表征同步注浆材料填充性能的关键指标，结石率越高同步注浆材料凝结硬化后浆体收缩越小，对空隙的填充作用越充分，硬化后产生地表沉降等问题越低，因此，需对同步注浆材料结石率提出要求。系统试验验证表明，同步注浆材料浆体结石率应满足本规程第5.2.1条的要求。

同步注浆材料凝结时间不宜太长，未凝结前同步注浆材料强度几乎为零，难以起到足够填充、支撑作用，容易因壁后空隙中同步注浆浆体支撑力不足发生地表沉降。同步注浆材料凝结时间不宜太短，以防浆液过快凝结引起堵泵及填充不密实等问题。对富水环境的同步注浆材料，其浆液应具有良好的抗水分散性能，抗水分散性好的同步注浆材料浆液在富水环境中絮凝性好，浆液与水接触后依旧保持较好团聚状态，水中悬浮的注浆材料浆体中水泥、消石灰等碱性胶凝材料颗粒较少，扩散到水中的氢氧根离子有限，pH值不会明显增大。经试验验证，同步注浆材料浆液的凝结时间及水下pH值应满足本规程第5.2.1条的要求。

5.2.2  本条规定了同步注浆材料硬化浆体性能指标范围，经试验验证，同步注浆材料硬化浆体性能需满足本规程第5.2.2条的要求。同步注浆材料硬化浆体抗压强度是保证浆体具有足够支撑能力的关键指标，通常而言，同步注浆材料硬化浆体强度应不低于周边土体强度。水泥基同步注浆材料中胶结料以水泥为主，石灰基同步注浆材料中胶结料以消石灰为主，相对而言，水泥基同步注浆材料浆体强度增长较快，最终强度相对较高。因此，水泥基同步注浆材料提出2d及28d抗压强度指标。另外，本标准规定对于富水环境推荐使用水泥基注浆材料，因此在水中的不分散性和水中的强度尤为关键，水陆强度比就是模拟在水中填充的情况，使浆液在自重作用下由漏斗管口流出实现在水中对试模的密实填充，故增加了水泥基同步注浆材料水陆强度比指标。

5.2.3~5.2.4 本条规定同步注浆材料性能需满足本规程要求，同时还需满足实际施工要求和设计文件要求。

## 5.3  盾构工程同步注浆材料试验方法

5.3.1  本条规定了在试验室制作试样时，注浆材料试验条件、注浆材料浆体搅拌方法及搅拌机的选择，规定了注浆材料各性能指标的成型及试验方法。

5.3.2~5.3.4  本条规定了同步注浆材料的稠度、稠度经时损失和凝结时间、流动度和流动度经时损失、分层度及泌水率的试验方法。由于同步注浆材料组成和砂浆相近（均由胶结料、砂、水、外加剂等按一定比例搅拌而成），且砂浆中也有稠度、凝结时间、分层度、泌水率的试验方法，本着新编标准应尽量与现行标准相协调的原则，规定同步注浆材料稠度、凝结时间、分层度、泌水率试验方法应符合现行标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70的规定；而流动度和流动度经时损失应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448的规定。

5.3.5  同步注浆材料抗压强度与水泥土抗压强度相近，且均为单轴抗压，均采用尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm试模成型，故参考现行行业标准 《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233规定同步注浆材料抗压强度试验方法。

# 6  盾构工程同步注浆施工

## 6.1  一般规定

6.1.4  冬期施工时，地面以上或接近地面的注浆设备、管道、运输车机具等在低温下须做好保温防冻措施，避免浆液在输送过程中受低温影响凝结时间延长、强度增长迟缓，甚至受冻后硬化浆体强度降低，进而影响注浆效果。因此，建议注浆施工避免冬期施工，冬期施工时需对注浆用原材料材料、注浆浆液等做好防寒、防冻措施，避免低温对浆液性能和注浆效果产生的不利影响。

6.1.5  本条规定了最佳注浆施工温度范围，超出该范围后注浆材料浆液凝结时间、流动度经时损失、稠度经时损失等指标均可能会发生变化。当超出此温度范围时，应对浆液各项指标进行复验，以确保浆液性能依旧符合本规程第5.2.1条要求。

6.1.6  小半径曲线和大坡度地段施工时，凝结时间长的注浆材料浆液易发生流动，难以快速填充密实，不利于管片的稳定性，故应选择体积变化小、早期强度高、凝结时间快的注浆材料。

6.1.7  小净距隧道施工时，过大的注浆压力会引起土体隆起等问题，严重时会引发周边土体及结构物偏移，因此应严格控制注浆压力。

6.1.8  江河等低水位地段施工时，水体相对丰富，抗水分散性较差的同步注浆材料容易被水冲散，浆液难以填充密实空隙，因此应采用满足施工要求的同步注浆材料，且同步注浆材料性能应通过试验验证。当同步注浆填充不密实，出现渗漏问题时，应及时进二次补强注浆。

6.1.9  本条对注浆结束后注浆孔提出进行密封防水处理的要求，注浆结束后若不对注浆孔进行密封防水处理，容易发生浆液回流，进而引起注浆填充不密实等问题。

## 6.2  原材料进场与贮存

6.2.1~6.2.4  本条对水泥、矿物掺合料、骨料、外加剂等原材料进场检验、检验报告及包装、贮存等项目提出要求。

## 6.3  计量

6.3.1~6.3.3  本条对同步注浆材料原材料计量设备及计量误差提出要求。

## 6.4  搅拌

6.4.1  本条分别针对不同的生产工艺对同步注浆材料的搅拌机进行了规定，湿拌注浆材料和干混注浆材料所用搅拌设备不同。

6.4.2  同步注浆材料应保证浆液搅拌的均匀性，本条规定了湿拌注浆材料的搅拌时间。

6.4.3  湿拌注浆材料的粗细骨料的含水率影响着实际水胶比，因此规定对于湿拌注浆材料粗细骨料的含水率应进行检测，而且对检测频次做出规定。

6.4.4  本条对同步注浆材料生产过程提出环境保护要求。

6.4.5  本条对同步注浆用干混砂浆的加水拌合的具体要求做出规定。

## 6.5  运输

6.5.1  湿拌同步注浆材料的搅拌运输车主要用于运输注浆材料浆液，干混同步注浆材料的搅拌运输车主要用于注浆材料未加水搅拌前胶结料、砂等粉料的运输，两种运输车运输的浆料状态不同，运输车辆车别很大，故对湿拌同步注浆材料的搅拌运输车和干混同步注浆材料的搅拌运输车分别作出规定。

6.5.2  同步注浆材料浆液的临时储浆槽是浆液运输进场后正式注浆施工前用于注浆材料浆体临时贮存的设备，由于正式注浆前注浆材料浆体临时贮存的时间不确定，为防止注浆材料浆液长时间静置可能产生的泌水、分层问题，应采用具有机械搅拌功能的临时储浆槽对浆液进行辅助性搅拌，使注浆材料浆液适中保持匀质性状态。

6.5.6  由于注浆最基本的作用是填充盾构施工引起的空隙，需填充空隙的量多按体积计算，且注浆配比不同，注浆材料浆体密度及重量也会变化，因此规定运浆车供浆量以体积方量作为计量单位，以方便统计实际供浆数量。

## 6.6  注浆

6.6.1  注浆应紧跟盾构机的掘进进行，确保注浆浆液用量充足，施工中要做到不注浆、不掘进，掘进施工时、配合同时注浆。施工中必须按确定的注浆量来控制注浆，保证每环填充饱满。但当注浆施工中达到设定的注浆量后，也只能保证盾尾建筑空隙理论上的填充饱满，实际的填充情况则取决于注浆压力，因此盾构工程同步注浆宜采用同时控制注浆压力和注浆量的双控注浆法。

6.6.2  注浆压力可根据掘进施工参数进行设定。其数值应根据工程实际综合地质、注浆量等情况考虑。压力参数设定后，当注浆压力达到设定的最大停止压力则注浆泵将自动停止。只有随盾构机的继续掘进，浆液流动，压力减小到设定的启动压力时，注浆泵才可能再次启动。注浆压力是一个非常重要的参数。其值的确定也是注浆施工关键技术，过大可能会使管片上浮，而反之浆液又不易注入，故应综合考虑地质条件、注浆方式、管片强度、设备性能、浆液特性和土仓压力等综合因素以确定出能完全充填且安全的最佳值。

6.6.4  注浆速度应与盾构机的掘进速度相适应。过快可能会产生管片上浮、跑浆问题，过慢则会导致地层的沉降、填充不足或使管片受力不均，产生偏压等。注浆速度与地层特性、注浆泵性能、掘进速度相适应。

6.6.7~6.6.8  受地质环境变化的影响，注浆压力、注浆量、注浆速度均会发生变化，为确保注浆质量，应派专人对压入位置、压入量和注浆压力值进行实时监控，并根据地层变形监控信息及时调整。

6.6.9  长期停顿时为防止浆液在注浆系统内硬化，应及时对工作面注浆系统和地面上拌浆系统进行清洗。

6.6.12  同步注浆会出现沉降和渗漏等问题，这均是由注浆效果不佳引起的，注浆效果不佳主要有浆液未能完全填充满掘进施工产生的空隙导致。因此，在同步注浆施工后存在渗漏及地面沉降等问题时，需要对出现问题的部位及时进行二次补强注浆。

# 7  质量检验与验收

## 7.1  原材料质量检验

7.1.1  原材料的质量直接关系到盾构工程同步注浆材料的性能，因此原材料质量检验比较重要，本条规定了盾构工程同步注浆材料用原材料进场需提供的质量证明文件，并且应按照原材料的检验批随机取样进行原材料的进场检验。

7.1.2~7.1.4  规定了盾构工程同步注浆材料用膨润土、消石灰及其他材料的检验项目及检验批量。

7.1.5  本条规定了盾构工程同步注浆材料用原材料检验批量扩大一倍的条件。

## 7.2  盾构工程同步注浆材料质量检验

7.2.1~7.2.3 本条规定了盾构工程同步注浆材料进场需提交的质量证明文件，并规定了盾构工程同步注浆材料进场检验项目。

7.2.4、7.2.5  本条对盾构工程同步注浆材料进场取样提出要求。

7.2.6  本条规定了盾构工程同步注浆材料进场检验批量。

7.2.7  本条规定了盾构工程同步注浆材料进场检验结果的评定依据及不合格产品的处理。

## 7.3  验收

7.3.2  前期验证试验结果表明，盾构工程同步注浆材料加水拌制后泌水和固结收缩主要在2d内发生，2d后注浆材料浆体泌水率和固结收缩率基本稳定，因此，为确保同步注浆施工质量，可采用地质雷达等对注浆填充密实情况进行检测，对于注浆不足的情况，应及时进行二次注浆。