CECS  xxx：2017

铝合金瓦楞板应用技术规程

Technical specification for application of aluminum corrugated board

（征求意见稿）

中国工程建设协会标准

中国建筑标准设计研究院有限公司

上海西蒙幕墙吊顶板有限公司

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2012年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2012]127号）的要求，规程编制组调查总结了我国铝合金瓦楞板工程实践经验，参考了国内外相关技术标准，进行了必要的理论研究和验证试验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章，主要内容包括：总则、术语、材料、设计和选用、加工制作、施工安装和质量验收。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行本过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑标准设计研究院（地址：北京市海淀区首体南路主语国际5号楼7层；邮政编码：100048）。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

上海西蒙幕墙吊顶板有限公司

参编单位：中国建材检验认证集团

杜邦中国集团有限公司上海分公司

亨特道格拉斯（中国）投资有限公司

上海吉祥塑铝制品有限公司

上海市建筑科学研究院（集团）有限公司

中国建筑设计咨询有限公司

主要起草人：郝  伟  杜庆广  黄鸿元  顾晓林  顾亦丰  刘玉军  赛  娜

陶  崧  张红贵  朱秋星  郝鑫佳  刘  炜

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	4

3  材料	5

3.1  一般规定	5

3.2  铝合金瓦楞板	6

4  设计和选用	12

4.1  一般规定	12

4.2  设计参数	13

4.3  铝合金瓦楞板	13

5  加工制作	17

6  施工安装	19

6.1  施工准备	19

6.2  铝合金瓦楞板安装	22

7  验收	24

本规范用词用语说明	26

引用标准名录	27

附：条文说明	28

# 1  总则

1.0.1  为了使铝合金瓦楞板在建筑装饰装修工程应用的技术要求，做到安全可靠、技术先进、实用美观、经济合理、节能环保、绿色可持续发展、确保工程质量，制定本规程。

条文说明：

1.0.1  随着我国经济的发展，人们对建筑外观以及室内装修的效果越来越重视，以金属板材作为饰面材料的幕墙工程、墙面装饰工程及吊顶工程越来越多，在一些大中城市中出现了采用铝合金瓦楞板作为饰面材料的工程。但在铝合金瓦楞板的设计、加工制作和安装施工中，由于缺乏统一的技术规范，也曾发生过一些质量问题。

为了使铝合金瓦楞板在幕墙工程、墙面装饰工程及吊顶工程的设计、材料选用、性能要求、加工制作、安装施工和工程验收等有章可循，使铝合金瓦楞板工程做到安全可靠、技术先进、实用美观和经济合理，铝合金瓦楞板应用技术规程的制定，具有重要的意义。

1.0.2  本规程适用于以铝合金瓦楞板作为主要饰面材料的下列建筑分项工程的设计和选用、加工制作、施工安装、质量验收：

1  金属板幕墙工程；

2  室外墙面金属板装饰工程；

3  室内墙面金属板装饰工程；

4  金属板屋面工程；

5  板块面层吊顶工程。

条文说明：

1.0.2  本条对以铝合金瓦楞板为主要饰面材料的工程适用范围分别予以规定：

1  幕墙工程，主要为建筑外立面装饰。铝合金瓦楞板的材质均匀、轻质高强、延展性好、加工安装方便，可适用于设防烈度不大于9度的民用建筑；

2  墙面装饰工程，主要为建筑室内装修；

3  吊顶工程，主要为公共建筑。根据公共建筑吊顶的分类，铝合金瓦楞板主要用于板块面层吊顶工程，整体面层吊顶工程和格栅吊顶中如局部采用铝合金瓦楞板，也可参照执行。

1.0.3  铝合金瓦楞板系统设计，应合理选择龙骨材料、辅材、连接方式和构造措施，满足其在运输、安装和使用过程中的功能和安全要求。

条文说明：

1.0.3  铝合金瓦楞板在工程中无法单独使用，其系统设计时，龙骨材料和辅材应合理选择、配套使用，连接方式和构造措施应与铝合金瓦楞板的具体使用部位协调统一，不应出现随意拼凑的现象，以满足铝合金瓦楞板在运输、安装和使用过程中的功能和安全要求。

1.0.4  在正常使用和维护状态下，铝合金瓦楞板及其连接构件应符合建筑工程规定的设计使用要求，并应具有良好的工作性能。在遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震作用时，应不需修理即可继续使用；在遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震作用时，可能发生损坏，但经修理后应仍可继续使用。

条文说明：

1.0.4  铝合金瓦楞板幕墙、装饰墙面及吊顶，虽然不承担主体结构的荷载，也不具备承重作用，但它要承受自重、风、地震和温度等荷载和作用对它的影响，所以在正常使用状态下，其应具有良好的工作性能，保证其正常使用。

在多遇地震作用下，铝合金瓦楞板幕墙、装饰墙面及吊顶不应成为人身二次伤害的安全隐患，应保证其能正常使用；在设防烈度地震作用下，铝合金瓦楞板幕墙、装饰墙面及吊顶饰面允许有一定程度的破坏发生，包括面板变形、脱落等，经过维修后，其应能继续使用；在预估的罕遇地震作用下，面板发生大面积破坏现象，但其支承结构体系或吊挂体系不应脱落，仍具备一定的强度。

1.0.5  铝合金瓦楞板在建筑工程上的应用技术除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明：

1.0.5  铝合金瓦楞板及其连接构件在建筑工程的设计和制作、加工制作、施工安装、质量验收中，密切相关的还有下列国家现行标准：《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574、《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339等。

# 2  术语

2.0.1  铝合金瓦楞板  aluminum corrugated board

以经过环氧处理的铝波纹板为芯材，双面粘结铝板的复合板材，组成一种高强度的夹层结构轻型复合铝板，也称铝波纹芯复合铝板或铝质瓦楞复合板。

条文说明：

2.0.1  铝合金瓦楞板，瓦楞芯材为波浪型结构，芯材与面板多以环氧树脂胶热固化结合。

2.0.2  波纹

材料装饰面目测无明显的波浪形纹路。

2.0.3  疵点

材料装饰面层的局部缺陷。

2.0.4  鼓泡

瓦楞板的铝合金面板层的局部凸起或凹陷。

2.0.5  划痕

材料表面或装饰面的局部划痕。

# 3  材料

## 3.1  一般规定

3.1.1  铝合金瓦楞板和安装中的配套材料，应符合国家现行标准的规定，应有出厂合格证和材料检测报告。有复验要求的材料，还应有复验报告。严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的材料。

条文说明：

3.1.1  材料是保证铝合金瓦楞板工程质量和安全的物质基础。铝合金瓦楞板工程所选用的材料，大致包括：龙骨材料、面板、密封填缝材料、辅材。这些材料由于生产厂家不同，质量差别还是比较大。因此，为确保铝合金瓦楞板工程安全可靠，就要求所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的JC/T 2187-2013质量标准及性能要求；对其中少量暂时还没有国家或行业标准的材料，可按照国外先进国家同类产品的要求；材料生产企业制定的企业标准只作为产品质量控制的依据。

为了保证铝合金瓦楞板工程中，关键部位的材料满足工程要求，工程进场的部分材料需要进行现场复验。这部分材料除应有出厂合格证和材料检测报告外，还行进行现场复验。

3.1.2  当铝合金瓦楞板和安装中的配套材料尚无相应标准时，应符合设计要求。

条文说明：

3.1.2  目前铝合金瓦楞板所用到的组成材料，多数均已有国家现行标准，标准中对材料性能及其原材料均有严格的规定，当无相应标准时，应由设计确定。

3.1.3  铝合金瓦楞板应与安装中的配套材料相容。

条文说明：

3.1.3  材料相容是指不同材料可以并存、协调应用，不互相制约或影响各自性能的发挥，其目的是为减少和避免出现质量问题和安全隐患。

3.1.4  铝合金瓦楞板的燃烧性能等级应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的规定。

## 3.2  铝合金瓦楞板

3.2.1  铝合金瓦楞板所用铝材的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的规定，力学性能应符合GB/T 3190和《一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能》GB/T 3880.2-2006的规定。铝材宜采用力学性能符合GB/T 3880.2-2006规定的3×××系列、5×××系列或耐腐蚀性及力学性能相同或更好的其它系列铝合金。

3.2.2  室内用铝合金瓦楞板所用胶粘剂的有害物质限量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583的要求。

3.2.3  铝合金瓦楞板的外观应整洁，切边平直整齐无毛刺，非装饰面无影响产品使用的损伤，产品无脱胶。装饰面外观质量应符合表3.2.3的要求。

表3.2.3  外观质量

| 序号 | 缺陷种类 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凹痕 |  | 不允许 |
| 2 | 印痕 |  | 不允许 |
| 3 | 漏涂 |  | 不允许 |
| 4 | 鼓泡 |  | 不允许 |
| 5 | 波形凹凸 |  | 不允许 |
| 6 | 疵点 | 最大尺寸（mm） | ≤3 |
|  |  | 数量（个/m2） | ≤3 |
| 7 | 擦伤和 （或划伤） | 深度 | 不大于表面装饰层厚度 |
|  |  | 总长度（mm/m2） | ≤50 |
|  |  | 总面积/（mm2/m2） | ≤150 |
|  |  | 总处数/（处/m2） | ≤4 |
| 8 | 色差 |  | 目测不明显 |

注：1  对于表中未涉及到的表面缺陷，本着不影响需方使用要求为原则由供需双方商定。

2  色差，仲裁时ΔE≤2.0；装饰性的花纹、色彩除外。

3.2.4  生产商应标明装饰面的涂层层数或阳极氧化膜厚度级别。装饰面层厚度应符合表3.2.4的要求，金属板幕墙用铝合金瓦楞板阳极氧化膜厚度级别不应小于AA15。

表3.2.4  装饰面层厚度（μm）

| 序号 | 装饰面种类 | 膜厚要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟碳 | 二涂 | 平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥23 |
|  |  | 三涂 | 平均膜厚≥32，最小局部膜厚≥30 |
| 2 | 聚酯、丙烯酸 | 平均膜厚≥16，最小局部膜厚≥14 |  |
| 3 | 杜邦™特能聚氟乙烯（PVF）薄膜 | 薄膜厚度25~40 |  |
| 4 | 阳极氧化 | AA5 | 平均膜厚≥5，最小局部膜厚≥4 |
|  |  | AA10 | 平均膜厚≥10，最小局部膜厚≥8 |
|  |  | AA15 | 平均膜厚≥15，最小局部膜厚≥12 |
|  |  | AA20 | 平均膜厚≥20，最小局部膜厚≥16 |
|  |  | AA25 | 平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥20 |

注：AA为阳极氧化膜厚度级别的代号。

3.2.5  铝合金瓦楞板装饰面层性能应符合表3.2.5的要求，其中聚酯、丙烯酸涂层不应用作建筑幕墙用铝合金瓦楞板的装饰面层。根据用途，也可采用其性能相当或更优的装饰面层。

表3.2.5  装饰面层性能

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氟碳涂层 | 聚酯、丙烯酸涂层 | 阳极氧化膜 |
| 1 | 表面硬度 |  | ≥HB | ≥HB | -- |
| 2 | 光泽度偏差 |  | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 3 | 柔韧性（T） |  | ≤2 | ≤3 | -- |
| 4 | 附着力（级） | 标准实验室条件 | 0 | 0 | -- |
|  |  | 耐热水性试验后 | 0 | 0 | -- |
|  |  | 耐温差性试验后 | 0 | 0 | -- |
| 5 | 耐盐酸性 |  | 无变化 | 无变化 | -- |
| 6 | 耐油性 |  | 无变化 | 无变化 | -- |
| 7 | 耐碱性 |  | 无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤2 | 无变化 | -- |
| 8 | 耐硝酸性 |  | 无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤5 | -- | -- |
| 9 | 封孔质量（mg/dm2） |  | -- | -- | ≤30 |
| 10 | 耐溶剂性 |  | 不露底 | 不露底 | -- |
| 11 | 耐沾污性（%） |  | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 12 | 耐盐雾性（级） |  | 不次于1 | 不次于1 | ≥9 |
| 13 | 耐人工候老化 | 色差ΔE | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
|  |  | 失光等级（级） | 不次于2 | 不次于2 | 不次于2 |
|  |  | 涂层其它老化性能（级） | 0 | 0 | 0 |

注：阳极氧化膜的耐盐雾性能适用于建筑外装饰用。

3.2.6  铝合金瓦楞板矩形板的规格尺寸应符合表3.2.6的要求，异型板的规格尺寸由供需双方商定：

表3.2.6  矩形板规格尺寸（mm）

| 序号 | 项目 | 规格尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 2000、2400、2500、3000、3500、4000等，特殊定制最大长度8000 |
| 2 | 宽度 | 1000、1100、1200、1300、1400、1500，特殊定制最大宽度1800 |
| 3 | 厚度 | 室外幕墙双瓦楞铝板4、6、8、10 室内瓦楞铝板：4、5、6、7、8、10 |

注：铝合金瓦楞板矩形板的长度、宽度、面板及背板厚度，也可由供需双方商定。成型后具体总厚度由选用面板、背板厚度及瓦楞芯高度决定。

3.2.7  铝合金瓦楞板矩形板的尺寸偏差应符合表3.2.7的要求，异型板的尺寸允许偏差由供需双方商定。

表3.2.7  矩形板尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边长L（mm） | L≤2000 | ±2 |
|  |  | L＞2000 | ±3 |
| 2 | 厚度（mm） |  | ±0.25 |
| 3 | 对角线差（mm） |  | ≤3 |
| 4 | 边直度（mm/m） |  | ≤2 |
| 5 | 平整度（mm/m） |  | ≤2 |

3.2.8  铝合金瓦楞板的铝板厚度公差应符合表3.2.8的要求。

表3.2.8  铝板厚度公差（mm）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面板、背板 | ±0.015 |
| 2 | 瓦楞芯板 | ±0.01 |

3.2.9  铝合金瓦楞板的物理性能应符合表3.2.9的要求。

表3.2.9  物理性能

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑幕墙用 | 普通装饰用 |
| 1 | 耐盐雾性 |  | 无脱胶 |  |
| 2 | 耐人工候老化 |  | 无脱胶 |  |
| 3 | 平拉强度（MPa） |  | ≥2.0 | ≥1.5 |
| 4 | 平压强度（MPa） |  | ≥1.5 | ≥1.0 |
| 5 | 平压弹性模量（MPa） |  | ≥35 | ≥30 |
| 6 | 弯曲强度（MPa） | 横向 | ≥100 | ≥80 |
|  |  | 纵向 | ≥70 | ≥55 |
| 7 | 弯曲刚度（N•mm2） |  | ≥8.0×107 |  |
| 8 | 剪切刚度（N） |  | ≥2.0×104 |  |
| 9 | 滚筒剥离强度（N•mm/mm） | 面板 | ≥40 | ≥30 |
|  |  | 背板 |  |  |
| 10 | 耐撞击性能 |  | 无明显变形及破坏 |  |
| 11 | 线性热膨胀系数/℃-1 |  | ≤3.0×10-5 |  |
| 12 | 耐热水性 | 外观 | 无异常 | 无异常 |
|  |  | 滚筒剥离强度（N•mm/mm) | ≥20 | ≥15 |
| 13 | 耐温差性 | 外观 | 无异常 | 无异常 |
|  |  | 滚筒剥离强度（N•mm/mm) | ≥30 | ≥20 |

# 4  设计和选用

## 4.1  一般规定

4.1.1  铝合金瓦楞板的表面装饰效果应符合设计要求，并应与建筑物整体、内部装修及周围环境相协调。

条文说明：

4.1.1  铝合金瓦楞板的表面装饰效果是建筑师非常关注的环节，在建筑分项工程中铝合金瓦楞板的构图、色调应与建筑物整体、内部装修的协调，也是建筑造型、装饰的需要。铝合金瓦楞板用于室外装饰时还应与周围环境相协调，尤其是外观造型和颜色方面的协调。

4.1.2  铝合金瓦楞板的尺寸设计应标准化和模数化并符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的相关规定。

条文说明：

4.1.2  积极推广并有效实施装配式建筑，是我国建筑发展的必然趋势。为推进装配式建筑的快速发展，必须以实现建筑或部件的尺寸和安装的标准化和模数化为前提，这就要求建筑中部品与部件必须严格执行建筑模数协调的原则。通过建筑模数协调，可以使铝合金瓦楞板实现设计、制造、施工安装等活动的互相协调；能够对装饰部位的尺寸进行分割，确定铝合金瓦楞板的尺寸和边界条件；优选铝合金瓦楞板的标准化方式，使得标准化的铝合金瓦楞板的种类最优；有利于铝合金瓦楞板的互换性；有利于铝合金瓦楞板的定位和安装，协调铝合金瓦楞板与功能空间之间的尺寸关系。

4.1.3  采用铝合金瓦楞板的分项工程防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

条文说明：

4.1.3  建筑防火设计是建筑设计的重中之重，是关系到人民生命和财产安全的重要方面。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，铝合金瓦楞板在建筑分项工程中使用时，其防火设计应符合防火要求，并且材料的燃烧性能能级也应符合标准要求，双方面共同控制。

## 4.2  设计参数

4.2.1  铝合金瓦楞板的抗拉强度设计值可按现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133执行。

4.2.2  铝合金瓦楞板的弹性模量可按0.70×105取值。

4.2.3  铝合金瓦楞板的泊松比可按0.30取值。

4.2.4  铝合金瓦楞板的线膨胀系数可按2.35×10-5取值。

条文说明：

4.2.1～4.2.4  铝合金瓦楞板选用特殊定制产品用于建筑工程时，应进行试验后确定具体设计参数。

## 4.3  铝合金瓦楞板

4.3.1  铝合金瓦楞板应四周折边，并采取金属结构支承固定。

条文说明：

4.3.1  四周折边一方面用于铝合金瓦楞板的施工安装，另一方面也能增大板的刚度。由于四周折边部位仍为铝合金瓦楞板，若采用非金属结构支承固定会造成一定的安全隐患，故应采用金属结构支承铝合金瓦楞板。

4.3.2  铝合金瓦楞板应根据受力要求设置加强肋，并符合下列规定：

1  加强肋可采用方管形、槽形或角形金属型材制作，金属型材的截面厚度不应小于1.5mm；

2  加强肋应与面板可靠连结，并应采取防腐措施；

3  采用硅酮结构密封胶连接加强肋和面板时，胶缝宽度、厚度和质量应符合结构胶缝要求；

4  中肋应与边肋、折边可靠连接。

条文说明：

4.3.2  铝合金瓦楞板必要时应设置加强肋增加其刚度并保持板面平整。作为铝合金瓦楞板的支承边时，加强肋是铝合金瓦楞板区格的不动支座，所以应保证中肋与边肋、中肋与中肋的可靠连结，满足传力要求。一些工程中，中肋只与铝合金瓦楞板板面板连结，却不与铝合金瓦楞板的折边板连结，中肋处于无支座的浮动状态，无法作为铝合金瓦楞板区格的支承边，起不到加强整体刚度的作用，应避免这种情况的出现。

4.3.3  铝合金瓦楞板的固定措施，应符合下列规定：

1  沿周边可采用压块或挂钩固定于横梁或立柱上；

2  压块和非通长挂钩的中心间距不应大于300mm；

3  固定压块的螺钉或螺栓的直径不宜小于4mm，数量应根据板材所承受的风荷载、地震作用由计算确定；

4  挂钩宜设置防噪音垫片；

5  固定用铆钉、螺钉或螺栓孔，孔中心至板边缘的距离不应小于2.5倍的孔径；相邻孔中心距不应小于3倍的孔径，也不宜大于300mm。

4.3.4  铝合金瓦楞板的板缝采用封闭式注胶形式时，应符合下列规定：

1  胶缝的宽度和密封胶的性能应满足建筑主体结构变形要求，板缝宽度不宜小于10mm，可根据建筑立面要求及板缝厚度情况采用凹入式胶缝；

2  密封条纵横交叉部位应可靠封结；铝合金瓦楞板用于室外时，宜进行多腔体设计、采用多道密封防水措施，并应设置导、排水系统。

条文说明：

4.3.4  封闭式注胶形式是铝合金瓦楞板防水有效措施之一。

1  板缝的宽度是保证密封胶能承受较大变形的重要因素之一。胶缝过窄，当主体结构变形较大时，密封胶可能被拉裂。采用硅酮建筑密封胶已有比较成熟的经验，各种性能比较可靠。当建筑设计要求板块之间有开放式板缝效果时，可以采用胶缝凹入的方式（又称深胶缝），胶缝表面至板面可有5mm～10mm。

2  嵌条式板缝通过密封条受压后产生密封效果。通常采用两道或三道防水措施，产生1个～3个等压空腔，防止雨水因压力差而渗入金属板幕墙系统、室外墙面金属板装饰系统或室内。构造上设置导排水系统，使可能渗入的雨水或冷凝水顺畅排出。纵横密封条交叉处是防水密封的薄弱环节，宜采用胶粘剂粘结等可靠措施，防止雨水渗漏。

4.3.5  铝合金瓦楞板的板缝采用开放式形式时，应符合下列规定：

1  宜在背面空间设置防水构造或在主体结构上设置防水层，可采用镀锌钢板、铝板作为防水衬板，并应设置可靠的导排水系统和通风除湿构造措施；

2  铝合金瓦楞板应进行抗风承载力设计，支承铝合金瓦楞板的金属结构及其连接件应采取防腐措施；当用于酸雨多发的地区时，应提高金属结构及其连接件的防腐等级。

条文说明：

4.3.5  铝合金瓦楞板若采用开放式形式时，雨水很容易进入背部空间。

1  开放式板缝是不做防水密封的，允许雨水流入铝合金瓦楞板背部空间，因此应设置可靠的导排水系统，并尽量加强铝合金瓦楞板后空间的通风除湿能力。铝合金瓦楞板后面的保温层外侧，可采用铝板、镀锌钢板等作为防水保护措施。

2  采用开放式板缝时，背部的金属防水衬板等将直接受到风力的作用，内层板、支承框料等都应考虑在风荷载下的承载力设计。由于开缝的存在，铝合金瓦楞板和内层板所承受的风荷载比较复杂，目前的研究工作还不多，尚无明确的共识。为保证安全，建议内层板设计时采用与外部铝合金瓦楞板相同的风荷载。开放式板缝处的铝合金瓦楞板支承金属结构，应采取更可靠的防护措施，保证其耐久性。

4.3.6  铝合金瓦楞板不宜跨越主体结构的变形缝，变形缝两侧应设置独立的支承结构。

条文说明：

4.3.6  主体建筑在伸缩、沉降等变形缝两侧会发生较大的相对位移，铝合金瓦楞板跨越变形缝时容易破坏。因此，在金属板幕墙工程、室外墙面金属板装饰工程中铝合金瓦楞板不宜直接跨越主体建筑的变形缝，而应采用与主体建筑的变形缝相适应的跨缝增设防水橡胶垫连接节点，满足沉降位移构等造措施。当吊顶为单层龙骨构造时，应根据吊顶板的变形缝与龙骨或条板间关系，将龙骨或条板分别断开；当吊顶为双层龙骨构造时，设置吊顶板的变形缝时必须完全断开变形缝两侧的吊顶。

4.3.7  铝合金瓦楞板上不宜直接吊挂重物，当挂置设备或装饰物时，应设置加强处理措施。

条文说明：

4.3.7  不采取加强处理时，吊挂重物会影响铝合金瓦楞板的装饰装修效果，也会造成一定的安全隐患。加强处理措施有很多种，工程设计时应根据不同的分项工程要求合理选用。

4.3.8  在人流密集场所，应增加铝合金瓦楞板的整体刚度。

条文说明：

4.3.8  一般来说，在人流密集场所，经常会发生人员冲撞墙板的现象，多次冲撞后，会影响铝合金瓦楞板的装饰效果，并且不易维修。

# 5  加工制作

5.0.1  铝合金瓦楞板的加工制作，应在工厂完成。

条文说明：

5.0.1  在工厂完成铝合金瓦楞板的加工制作主要是为了保证加工精度和质量。

5.0.2  铝合金瓦楞板加工允许偏差应符合表5.0.2的规定。

表5.0.2  铝合金瓦楞板加工允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 边 长（mm） | ≤2000 | ±2.0 mm |
|  | ＞2000 | ±2.5 mm |
| 对边长度差 | 边长≤2000mm | 2.5 mm |
|  | 边长＞2000mm | 3.0 mm |
| 对角线长度差 | 长度≤2000mm | 2.5 mm |
|  | 长度＞2000mm | 3.0 mm |
| 折弯高度 |  | +1.0 mm，0mm |
| 平面度 |  | 21/500 |
| 孔的中心距 |  | ±1.5 mm |

5.0.3  铝合金瓦楞板的加工应符合下列规定：

1  应根据组装要求决定切口的尺寸和形状，应采用机械铣槽；

2  折角部位应加强，角缝应采用中性密封胶密封；

3  铝合金瓦楞板刻槽后面板剩余的铝板厚度不应小于0.5mm。

5.0.4  不锈钢板作为瓦楞板面板加工时应符合下列要求：

1  折弯加工时，折弯外圆弧半径不应小于板厚的2倍；采用开槽折弯时，应严格控制刻槽深度并在开槽部位采取加强措施；

2  加强肋的固定可采用电栓钉，但应采取措施使不锈钢板外表面不变形、不变色，并且可靠固定；

3  不锈钢板加强肋端部与面板折边相交处应连接牢固；

5.0.5  加工铝合金瓦楞板所采用的设备、机具应满足加工精度的要求，量具应定期进行计量检定和校准。

5.0.6  铝合金瓦楞板加工应符合下列规定：

1  折弯加工时，折弯外圆弧半径不应小于外侧板厚的1.5倍；

2  加强肋的固定可采用电栓钉，但应确保印花单板外表面不变形、不褪色，固定应牢固；

3  固定耳板应符合设计要求。固定耳板可采用焊接、铆接或在印花单板边上直接冲压而成。耳板应位置准确、调整方便、固定牢固；

4  四周折边可采用铆接、螺栓、粘胶和机械连接相结合的形式固定加强肋，并应固定牢固；

5  折边的角部宜相互连接。

5.0.7  铝合金瓦楞板应按班产量的5%进行随机抽样检查，且每种铝合金瓦楞板抽样数不得少于5件；或按照每批次产品检验以同一品种、同一规格、同一颜色的产品3000m2为一批检验，不足3000 m2为一批。当抽样中有一个铝合金瓦楞板不符合要求时，应加倍抽样复检；仍有不合格铝合金瓦楞板时，应全数检查。

# 6  施工安装

## 6.1  施工准备

6.1.1  铝合金瓦楞板的施工安装，应在施工部位的主体结构、二次结构施工质量验收合格后进行。

条文说明：

6.1.1  发现铝合金瓦楞板的施工安装部位的主体结构、二次结构未通过验收时，不能仓促开展施工安装作业，应通知相关单位完成验收后再进行，避免在施工安装过程中产生不必要的返工。

6.1.2  技术准备

1  熟悉与审查施工图纸

1）审查铝合金瓦楞板二次深化设计图纸是否完整、齐全；

2）审查铝合金瓦楞板二次深化设计图纸与设计说明在内容上是否一致，以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误；

3）审查建筑施工图、结构施工图与铝合金瓦楞板二次深化设计图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致，技术要求是否正确；

4）审查铝合金瓦楞板工程的生产工艺流程和技术要求；

5）复核金铝合金瓦楞板各组件的强度、刚度和稳定性是否满足要求；审查铝合金瓦楞板二次深化设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分项，明确现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，拟采取可行的技术措施加以保证。

2  原始资料调查分析

1）自然条件调查分析：气温情况；雨、雪、风和雷电及沙尘暴等情况；冬季、雨季的期限等情况；

2）技术经济条件调查分析：当地可利用的地方材料状况；地方能源和交通运输状况；地方劳动力和技术水平状况；当地生活供应、教育和医疗卫生状况；当地消防、治安、环保状况等。

3  施工工期分析及施工现场条件分析

1）明确工期，分期分批施工或交付使用的顺序和时间；明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期；

2）明确建设单位、设计单位、土建施工单位和铝合金瓦楞板施工单位之间的协作、配合关系；明确建设单位和土建施工单位可以提供的施工条件。

4  施工技术文件准备

1）编制施工图预算和施工预算；

2）编制施工组织设计；

3）分别由设计单位对铝合金瓦楞板施工单位、铝合金瓦楞板施工单位技术人员对施工人员进行技术交底。

条文说明：

6.1.2  施工准备中的技术准备是所有施工安装环节的重点，施工单位应充分做好技术准备工作，解决在施工过程中的不确定性因素。

6.1.3  检查铝合金瓦楞板的材料品种、规格、色泽和性能，应符合设计要求；施工安装工具和机具应准备齐全。

6.1.4  施工部位现场复查，确认土建施工质量是否满足铝合金瓦楞板施工的要求。

条文说明：

6.1.4  施工部位现场复查应包含下列内容：

1  基层应坚实、平整、干燥、洁净。

2  墙面板安装前将连接件、龙骨、避雷装置、防火设施、保温材料、焊缝处的防锈措施全部检查一遍，合格后再进行安装。

3  吊顶板安装前，应进行吊顶内隐蔽工程验收，所有项目验收合格后才能进行吊顶板安装施工。

6.1.5  测量、定位、放线

1  施工安装测量应与主体结构的测量配合，使铝合金瓦楞板坐标、轴线与建筑物的相关坐标、轴线相吻合（或相对应），误差应及时调整，不得积累；

2  测设平面控制点和控制线，建立平面控制网；

3  测设高程，建立各立面和各层立面基准点。

条文说明：

6.1.5  测量、定位、放线是保证铝合金瓦楞板施工安装的控制基准。

2  测设平面控制点和控制线，建立平面控制网，应进行下列工作：

1）根据施工平面图及基准线和控制线，在建筑物的同一层测设平面控制点和控制线，建立该层的平面控制网。平面控制网宜为矩形，控制网网线应闭合。如果某一角不等于90度，应立即进行修正，保证控制网的精确度。然后将控制点用测量仪器引到其它各楼层，形成各楼层的平面控制网。

2）建立内控线。根据平面控制网，用经纬仪和钢尺依据施工平面图，测设出铝合金瓦楞板内控线并将其标注到楼层地面上，用三角形红漆注明，并且对内控线进行闭合校对。

3）建立外控线。使用测量仪器，将铝合金瓦楞板的拐点、切点等准确标注到楼体上，建立外控线。将测设的铝合金瓦楞板外立面控制线进行闭合校正，确认无误后进行下一道工序。

4）测设埋件定位线、连接件位置线。在内控线和外控线的基础上，根据铝合金瓦楞板外立面分格将分格线定位点标记在楼板面上，建立埋件定位线、连接件位置线。

3  测设高程，建立各立面和各层立面基准点，应进行下列工作：

1）测设首层各立面基准水准点。根据施工里面图及基准线和控制线，在首层测设出各立面的基准水准点，并且对各立面基准水准点进行闭合差复核、调整，保证各点都在同一水平面上。

2）高程的逐层引测。在首层各立面水准点的基础上，用15kg的重锤牵引钢丝沿楼体采用整尺分划法将各层标高标记到楼体上。

3）逐层高程复核。为了保证高程引测的准确，对各面上的同层标高点进行闭合差复核，同时对各层标高用测量仪器进行复核，在确认全部无误后，再将各高程点永久地标在楼体上。

## 6.2  铝合金瓦楞板安装

6.2.1  铝合金瓦楞板的墙面板或屋面板安装固定时，应符合下列规定：

1  应将相应规格的墙面板或屋面板就位并临时固定，然后拉线调整；

2  安装过程中拉线调整相邻板块的平整度和板缝的水平、垂直度，控制板缝的宽度，如缝宽有误差，应均分在每条板缝上，防止误差积累在某一条板缝上或某一块墙面板或屋面板上。

6.2.2  铝合金瓦楞板的吊顶板安装固定时，应符合下列规定：

1  吊顶板与龙骨嵌装时，应防止挤压过紧或脱挂；

2  采用搁置法安装吊顶板时应留有板材安装缝，每边缝隙不宜大于1mm；

3  当吊顶板安装边为互相咬接的企口或彼此钩搭连接时，应按顺序从一侧开始安装；

4  方格吊顶安装时应先将方格组条在地上组成方格组块，然后通过专用扣挂件与吊件连接组装；

5  外挂耳式吊顶板的龙骨均应设置于板缝处，吊顶板安装应采用自攻螺钉在板缝处将挂耳与龙骨固定；吊顶边缝应不小于14mm。吊顶饰面板的吊挂槽应设置在翻边上；

6  在吊顶板上留设的各种孔洞，必须在地面上用专用机具开孔，灯具、风口等设备应与吊顶板同步安装，安装完成后应统一调整，保证板块接缝整体顺直接缝平整，吊顶与灯具等镶嵌吻合，灯具风口等明装设备整齐顺直；

7  安装完成后，应将整个吊顶的不同平面分别拉通线，按标高要求进行整体调平。

6.2.3  板缝处理应符合下列规定：

1  闭缝式铝合金瓦楞板的板缝宜用泡沫棒压紧，并注入硅酮密封胶等建筑密封材料；

2  注胶前应对注胶部位进行清洁；

3  应贴纸胶带，并要注意纸胶带本身的平直；

4  注胶应均匀、密实、饱满，同时注意注胶方法，避免浪费；

5  注胶后，应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压，将多余的胶刮掉，并将胶缝刮成设计要求的形状，使胶缝光滑、流畅；

6  胶缝修整好后，应及时去掉纸胶带，纸胶带粘贴在板面上的时间不得超过2小时，并注意撕下的纸胶带不要污染饰面板，注胶完毕后及时清理粘在施工表面上的胶痕；

7  开缝式铝合金瓦楞板的板缝构造应符合设计要求；

8  伸缩缝的处理一般用防水橡胶条或弹性橡胶条压入缝边锚固件上。

条文说明：

6.2.4  本条为板缝处理的通常做法。

2  清洁时特别注意不要让清洁剂散发到接缝以外的场所，清洁用纱布脏污后应常更换，以保证清洁效果，最后用干燥清洁的纱布将清洁剂痕迹拭去，保持注胶面干燥；

3  纸胶带主要为防止密封材料使用时污染装饰面，同时为使胶缝与饰面板交界线达到平直；

6.2.5  板面清理与保护

1  安装完成后应撕掉保护膜，清除板面保护胶纸，用浸泡过中性清洗剂的湿纱布将污物等擦去，然后再用干纱布擦干净；

2  清扫灰浆，胶带残留物时，可使用竹铲、合成树脂铲等仔细刮去；

3  安装人员作业时应戴手套，避免污染板面。

# 7  验收

7.0.1  铝合金瓦楞板分项工程的划分应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收同一标准》GB 50300的规定。

7.0.2  铝合金瓦楞板相关工程一般作为建筑装饰装修工程进行验收，应按下列国家现行标准的要求进行：

1  金属板幕墙工程应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定；

2  室外墙面金属板装饰工程、室内墙面金属板装饰工程应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定；

3  金属板屋面工程应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的规定；

4  板块面层吊顶工程应符合现行行业标准《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345；

条文说明：

7.0.2  国家现行标准中已对铝合金瓦楞板的相关工程验收进行了严格规定，验收主控项目和一般项目均需符合相关标准的要求即可。

7.0.3  当设计无要求时，各分项工程的检验批可按下列规定划分：

1  金属幕墙工程：相同设计、材料、工艺和施工条件的金属幕墙工程每1000m2应划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批；每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2。同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。对于异型或特殊要求的幕墙，检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，宜由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

2  室外墙面金属板装饰工程：相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板每500m2～1000m2应划分为一个检验批，不足500m2也应划分为一个检验批。每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2。

3  室内墙面金属板装饰工程：相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板每50间（大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

4  金属板屋面装饰工程：设计相同，使用材料，安装工艺和施工条件基本相同的的金属屋面工程每3000m2～5000m2应划分为一个检验批，不足3000m2也应划分为一个检验批。每个检验批每1000m2应至少抽查一处，每处不得小于100m2。

5  金属吊顶工程：同一品种的吊顶工程每50间（大面积施工部位和走廊按吊顶面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

# 本规范用词用语说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择经，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，采用“可”。“应符合的规定”或“应按执行”。

# 引用标准名录

# 附：条文说明