CECS                                   CECS×××

中国工程建设协会标准

薄型陶瓷保温装饰复合板应用技术规程

Technical specification for application of thin ceramic thermal insulation decorative composite board

（征求意见稿）

20×× 北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发2016年第二批工程建设协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字[2016]084号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分7章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、材料、设计与构造、施工和质量验收。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

主 编 单 位：中国建筑科学研究院

佛山市玛卡洛尼陶瓷有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  材料	4

4.1  薄型陶瓷复合板	4

4.2  薄型陶瓷复合板保温系统配套材料	6

4.3  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统	7

4.4  薄型陶瓷复合板外墙内保温系统	7

5  设计与构造	9

5.1  一般规定	9

5.2  系统构造和要求	9

6  施工	17

6.1  一般规定	17

6.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程	18

6.3  薄型陶瓷复合板外墙内保温工程	20

7  质量验收	22

7.1  一般规定	22

7.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程	23

7.3  薄型陶瓷复合板外墙内保温工程	25

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

# 1  总  则

1.0.1  为规范薄型陶瓷保温装饰复合板在建筑外墙装饰保温工程中的应用，做到技术先进、安全适用、质量可靠，制定本规程。

- 1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建的民用建筑和既有建筑节能改造工程中采用薄型陶瓷保温装饰复合板的外墙装饰保温工程的设计、施工及质量验收。

1.0.3  薄型陶瓷保温装饰复合板的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  薄型陶瓷板

名义厚度在5mm~7mm范围内，质量吸水率不大于1%的板状建筑陶瓷产品。

- 2.0.2  薄型陶瓷保温装饰复合板

以岩棉、发泡陶瓷保温板、珍珠岩保温板、建筑用真空绝热板等无机保温材料或硬泡聚氨酯、模塑聚苯板、改性模塑聚苯板等有机保温材料为保温层，以具有多种装饰效果的薄型陶瓷板为防护及装饰层，通过专用胶粘剂，在工厂预制成型的板状制品，也称为薄型陶瓷保温装饰一体化板，简称薄型陶瓷复合板。

2.0.3  薄型陶瓷保温装饰复合板外墙保温系统

由薄型陶瓷复合板、粘结砂浆、专用锚固组件、嵌缝材料、耐候密封胶组成，置于建筑物外墙外侧或内侧，并辅以透气构造，实现保温、防护和装饰一体化功能的构造系统，简称薄型陶瓷复合板外墙系统。

- 2.0.4  专用锚固组件

用于薄型陶瓷复合板与基层墙体进行连接的组合构件。

# 3  基本规定

3.0.1  薄型陶瓷复合板外墙系统按照使用部位和使用方式，可分为外墙外保温系统和外墙内保温系统。

3.0.2  薄型陶瓷复合板外墙装饰保温工程配套材料应由系统供应商成套提供，并应按设计要求进行选用，不得更改系统构造和组成材料。

3.0.3  薄型陶瓷复合板外墙系统应与基层墙体可靠连接，在基层正常变形以及承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用下，不应产生裂缝、空鼓；薄型陶瓷复合板外墙系统各组成部分应具有物理，化学稳定性。

3.0.4  薄型陶瓷复合板外墙系统应具有防止水渗透功能。

3.0.5  薄型陶瓷复合板外墙装饰保温工程应满足现行行业标准《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350的有关规定。

3.0.6  薄型陶瓷复合板的使用高度及防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

3.0.7  采用薄型陶瓷复合板的建筑围护结构，其保温、隔热和防潮性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。

3.0.8  薄型陶瓷复合板外墙装饰保温工程施工现场的防火要求应符合现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定。

3.0.9  薄型陶瓷复合板的设计，在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构正常变形影响下，应具有安全性，并应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

3.0.10  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统的使用年限应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的有关规定。

3.0.11  薄型陶瓷复合板外墙内保温系统的使用年限应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

# 4  材料

- 4.1  薄型陶瓷复合板

4.1.1  薄型陶瓷复合板按单位面积的质量大小可分为I型薄型陶瓷复合板和II型薄型陶瓷复合板，I型薄型陶瓷复合板单位面积质量应小于20kg/m2，II型薄型陶瓷复合板单位面积质量应为20kg/m2～30kg/m2；按薄型陶瓷板背板形式，可分为DL型和P型，其中DL型是薄型陶瓷板背板带肋的产品，P型是薄型陶瓷板背板不带肋的产品；按保温材料属性，可分为无机型复合板和有机型复合板。无机型复合板以岩棉、发泡陶瓷保温板、珍珠岩保温板、建筑用真空绝热板等无机保温材料为保温层；有机型复合板以硬泡聚氨酯、模塑聚苯板，改性模塑聚苯板等有机保温材料为保温层。

- 4.1.2  对于保温芯材为岩棉的薄型陶瓷复合板，应增加无机背衬。

- 4.1.3  薄型陶瓷板性能指标应符合下列规定：

- 1  薄型陶瓷板的外观、尺寸、变形、断裂模数、耐化学腐蚀性、耐污染性应符合现行国家标准《陶瓷砖》GB/T 4100.1中关于瓷质砖的有关规定，并应按照现行国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T3810规定的试验方法进行检验。

- 2  薄型陶瓷板的名义厚度，单个测试值应为5.0mm~7.0mm，单个测试值偏差应不超过名义厚度值的±10%。

- 3  薄型陶瓷板的质量吸水率不应大于1%，并应按照现行国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T3810规定的试验方法进行检验。

4  薄型陶瓷板通过切割工具或钻孔工具加工时，不应出现崩角和裂纹。

4.1.4  无机型复合板采用的保温材料的燃烧性能等级应为A级，其他性能应符合下列规定：

1  岩棉除应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975 的有关规定外，垂直于板面方向的抗拉强度不应小于0.10MPa，容重不应小于120kg/m3。

2  发泡陶瓷保温板应符合现行中国标准化协会标准《发泡陶瓷保温板应用技术规程》T/CECS 480中的有关规定。

3  泡沫玻璃保温板应符合现行行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647的有关规定。

4  建筑用真空绝热板应符合现行行业标准《建筑用真空绝热板》JG/T 438的有关规定。5  无机轻集料保温板应符合现行行业标准《无机轻集料防火保温板通用技术要求》JG/T 435的有关规定。

4.1.5  有机型复合板采用的保温材料的燃烧性能等级不应低于B2级，且垂直于板面方向的抗拉强度不应小于0.10MPa，其他性能应符合下列规定：

1  模塑聚苯板应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的有关规定。

2  改性模塑聚苯板应符合现行国家标准《改性模塑聚苯板》GB XXX的有关规定。

3  硬泡聚氨酯保温板应符合现行行业标准《聚氨酯硬泡复合保温板》JG/T 314的有关规定。

4.1.6  薄型陶瓷复合板的规格尺寸应符合表4.1.6的规定。

表4.1.6薄型陶瓷复合板规格尺寸

| 板类型 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| - 标准板 | - 长度（mm） | 300，400，500，600，800，900，1200，1800 |
|  | - 宽度（mm） | 300，400，450，600 |
|  | - 厚度（mm） | 20～120 |
| 非标准板 | 按供需双方商定而定。 |  |

- 4.1.7  薄型陶瓷复合板尺寸允许偏差应符合表4.1.7的规定。

表4.1.7 薄型陶瓷复合板尺寸允许偏差

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度、宽度（mm） | ±2.0 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 厚度（mm） | ±2.0 |  |
| 对边长度差（mm） | ≤2.0 |  |
| 对角线长度面（mm） | ≤3.0 |  |

4.1.8  薄型陶瓷复合板的性能指标应符合表4.1.8的规定。

表4.1.8 薄型陶瓷复合板的性能指标

| 项 目 |  |  | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |  |
| 单位面积质量（kg/m2） |  |  | ＜20 | 20～30 | 《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 拉抻粘结强度（MPa） | 原强度 |  | ≥0.10，破坏发生在保温材料中 | ≥0.15，破坏发生在保温材料中 |  |
|  | 耐水强度 |  | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
|  | 耐冻融强度 |  | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 抗冲击性（抗落球冲击） |  |  | 无开胶、脱落破坏 |  | 《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328 |
| 抗弯荷载（N） |  |  | 不小于板材自重 |  | 《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 保温材料燃烧性能等级 |  | 无机型复合板 | A级 |  | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |
|  |  | 有机型复合板 | 不低于B2级 |  |  |
| 保温材料导热系数，W/m·K |  |  | 符合相关标准的要求 |  | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294 或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295 |

- 4.2  薄型陶瓷复合板保温系统配套材料

4.2.1  薄型陶瓷复合板用于外墙外保温系统时，主要配套材料的性能指标应符合下列规定：

1  胶粘剂的性能指标应符合表4.2.1-1的规定。

2  专用锚固组件的性能指标应符合表4.2.1-2的规定。

3  密封胶的应符合现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定。.

表4.2.1-1胶粘剂的性能指标

| 项目 |  |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（MPa） （与水泥砂浆） | 原强度 |  |  | ≥0.60 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h |  | ≥0.30 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d |  | ≥0.60 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） （与薄型陶瓷复合板） | 原强度 | 与I型 |  | ≥0.10 |  |
|  |  | 与II型 |  | ≥0.15 |  |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | 与I型 | ≥0.06 |  |
|  |  |  | 与II型 | ≥0.09 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | 与I型 | ≥0.10 |  |
|  |  |  | 与II型 | ≥0.15 |  |
| 可操作时间（h） |  |  |  | 1.5~4.0 |  |

表4.2.1-2专用锚固组件的性能指标

| 项 目 | 指标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 拉拔力标准值（kN） | ≥0.60 | 《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 悬挂力（kN） | ≥0.30 |  |

4.2.2  薄型陶瓷复合板用于外墙内保温系统时，主要配套材料的性能指标应符合下列规定：

1  胶粘剂的性能指标应符合表4.2.2的规定。

2  填缝剂应符合国家现行标准《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 18583和《陶瓷墙地砖填缝剂》JC 1004的有关规定。

3  粘结石膏应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

表4.2.2胶粘剂的性能指标

| 项 目 |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘接强度/MPa （与水泥砂浆） | 原强度 |  | ≥0.60 | 应按现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906规定的试验方法进行检验 |
|  | 耐水 | 浸水2d，干燥2h | ≥0.30 |  |
|  |  | 浸水2d，干燥7d | ≥0.60 |  |
| 拉伸粘接强度/MPa （与薄型陶瓷复合板） | 原强度 |  | ≥1.0，破坏发生在薄型陶瓷复合板中 |  |
|  | 耐水 | 浸水2d，干燥2h | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水2d，干燥7d | ≥0.10 |  |
| 可操作时间/h |  |  | 1.5~4.0 |  |

注：用于厨房、卫生间等潮湿环境时，需要检测耐水拉伸粘接强度，其他使用环境可不进行耐水拉伸粘接强度检测。

- 4.3  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统

4.3.1  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统的性能指标应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 薄型陶瓷复合板外墙外保温系统性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 |  |
| 耐候性 | 外观 | 无脱落现象，无空鼓，板缝处无宽度大于0.10mm的裂缝 |  | 应按现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287规定的试验方法进行检验 |
|  | 薄型陶瓷板与保温材料拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） |  | ≥0.10， 破坏发生在保温材料中 | ≥0.15， 破坏发生在保温材料中 |  |
| 单点锚固力（kN） |  | ≥0.6 |  |  |
| 热阻（㎡.K/W） |  | 符合设计要求 |  |  |

- 4.4  薄型陶瓷复合板外墙内保温系统

4.4.1  薄型陶瓷复合板外墙内保温系统的性能指标应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1 薄型陶瓷复合板外墙内保温系统性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐冻融性能 | 外观 | 无脱落现象，无空鼓，板缝处无宽度大于0.10mm的裂缝 | 应按现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287规定的试验方法进行检验 |
|  | 薄型陶瓷板与保温材料拉伸粘接强度（MPa） | ≥0.10 |  |
| 系统拉伸粘结强度（MPa） |  | ≥0.10 | 应按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144规定的试验方法进行检验 |
| 吸水量（kg/m2） |  | 系统在水中浸泡1h后的吸水量不应大于1.0 |  |
| 热阻/[(m2·K)/W] |  | 应符合设计要求 | 应按现行国家标准《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T 13475规定的试验方法进行检验 |

# 5  设计与构造

- 5.1  一般规定

5.1.1  薄型陶瓷复合板外墙系统的各种组成材料应配套供应。

5.1.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程的热工和节能设计除应符合本规程第3.0.7条的规定外，尚应符合下列规定：

1  门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施；

2  保温系统应考虑专用锚固组件、承托件热桥的影响。

5.1.3  薄型陶瓷复合板外墙内保温工程的热工和节能设计应包括下列内容：

1  外墙平均传热系数应符合国家现行建筑节能标准对外墙的要求；

2  外墙热桥部位内表面温度不应低于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度，必要时应进行保温处理；

3  内保温装饰复合墙体内部有可能出现冷凝时，应进行冷凝受潮验算，必要时应设置隔汽层；

4  门窗洞口内侧面应做保温处理。

5.1.4  薄型陶瓷复合板外墙系统门窗洞口及凸窗洞口周边墙面、板缝、变形缝、水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理，应能防止屋外雨、雪渗入外保温系统及建筑物内部；在外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上，并应采取密封和防水措施。

5.1.5  薄型陶瓷复合板的保温层采用有机保温材料时，应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带的设置，应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的有关规定，宜采用竖丝岩棉为保温芯材的保温装饰板作为防火隔离带产品使用。

5.1.6  薄型陶瓷复合板用于建筑首层时应进行加强处理。

- 5.2  系统构造和要求

- Ⅰ  陶瓷薄板复合板外墙外保温系统

5.2.1  陶瓷薄板复合板外墙外保温系统可用于钢筋混凝土、混凝土多孔砖、混凝土空心砌块、烧结多孔砖、轻质墙板等材料为基层的外墙，当基层墙体为加气混凝土时，应对加气混凝土砌块或墙板做现场锚栓抗拉强度检测，当不能满足设计要求时，应对基层墙体进行加强处理，并应满足设计要求。

5.2.2  陶瓷薄板复合板外墙外保温系统应由依附于基层墙体的界面层、防水找平层、粘结层、陶瓷薄板复合板、嵌缝材料、密封材料和专用锚固组件构成（图5.2.2）。陶瓷薄板复合板应采用以粘为主、粘锚结合的方式固定在基层墙体上，并应采用嵌缝材料封填板缝。

图5.2.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统基本构造

l—基层墙体；2—防水找平层；3—粘结层；4—陶瓷薄板复合板；

5—专用锚固组件；6—嵌缝材料；7—耐候性密封胶

5.2.3  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统的构造应符合下列规定：

1  薄型陶瓷复合板与基层墙体的连接应采用粘锚结合的固定方式，并且以粘贴为主；

2  采用I型复合板的保温系统，使用高度不宜高于54m；采用II型复合板的保温系统，使用高度不宜高于27m；其他使用高度应以实测抗风压值进行计算，并应进行专项设计，安全性与耐久性应符合设计要求；

3  专用锚固组件应固定于薄型陶瓷复合板的板体上；

4  薄型陶瓷复合板的单板面积不宜大于1m2；

5  薄型陶瓷复合板的胶缝宜为8mm~15mm，且板缝应使用弹性背衬嵌缝材料进行填充，并宜采用硅酮密封胶或柔性勾缝腻子嵌缝。

5.2.4  固定薄型陶瓷复合板的专用锚固组件的设置方式应符合下列规定：

1  固定I型薄型陶瓷复合板的专用锚固组件数量不应少于6个/m2，固定Ⅱ型薄型陶瓷复合板的专用锚固组件数量不应少于8个/m2；单块薄型陶瓷复合板的专用锚固组件数量不宜少于4个。

2  锚固件锚入钢筋混凝土墙体的有效深度不应小于30mm，进入其他实心砌体基层的有效锚固深度不应小于50mm。对于空心砌块、多孔砖等砌体宜采用回拧打结型锚固件。

3  单个锚固件与加气混凝土的拉拔强度不应小于0.3kN。

5.2.5  门窗洞口部位的外保温构造应符合下列规定：

1  门窗外侧洞口四周墙体，薄型陶瓷复合板的保温层厚度不应小于20mm；

2  薄型陶瓷复合板与门窗框之间宜留6mm~10mm的缝，填塞填缝材料并用密封胶嵌缝；

3  窗台上沿线应做出外斜度流水坡度，下沿线应做出内斜度水坡度（图5.2.5）。

图5.2.5  窗台处理节点图

1—外墙；2—薄型陶瓷复合板；3—保温浆料

5.2.6  薄型陶瓷复合板采用岩棉作为保温材料时，勒脚部位300mm高范围内的墙面不得采用岩棉为保温板的薄型陶瓷复合板（图5.2.6）。

图5.2.6 勒脚处理节点示意图

1—薄型陶瓷复合板（岩棉为保温芯材）；2—薄型陶瓷复合板（选有机保温材料为保温芯材）

5.2.7  女儿墙应做好外侧、顶端和内侧的保温防水密封工作，与屋面防水工程接口处应处理好，不得渗漏（图5.2.7）。

图5.2.7 女儿墙处理节点图

1—女儿墙；2—薄型陶瓷复合板；3—金属盖板

5.2.8  阴角应采用侧压正的施工方法（图5.2.8-1），阳角可采用45度碰成海棠角（图5.2.8-2）。

图5.2.8-1  阴角处理节点图（胶缝）

1-薄型陶瓷复合板；2-专用锚固组件；3-耐候型结构密封胶

图5.2.8-2  阳角处理节点图

1-薄型陶瓷复合板；2-专用锚固组件

5.2.9  薄型陶瓷复合板用于变形缝部位时的外保温构造应符合下列规定：

1  变形缝处应填充聚乙烯泡沫棒，填塞深度应大于缝宽的3倍；

2  应采用金属盖缝板，宜采用铝板或不锈钢板，对变形缝进行封盖（图5.2.9）。

图5.2.9  变形缝处理节点图

1-基层墙体；2-薄型陶瓷复合板；3-聚乙烯泡沫棒；4-金属盖缝板

5.2.10  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统当需设置防火隔离带时，应符合下列规定：

1  防火隔离带应采用燃烧性能等级为A级的薄型陶瓷复合板；

2  防火隔离带采用的薄型陶瓷复合板应与基础墙体应满粘，并辅以锚固件连接；

3  防火隔离带采用的薄型陶瓷复合板的竖向板缝宜采用燃烧性能等级为A级的材料填缝。

- II  薄型陶瓷复合板外墙内保温系统

5.2.11  薄型陶瓷复合板外墙内保温系统应由依附于基层墙体的界面层、找平层、粘结层和薄型陶瓷复合板构成（图5.2.11）。当基层的表面状况满足保温设计要求时，可不做界面层和找平层，薄型陶瓷复合板应采用粘贴方式固定在基层墙体上，并应采用嵌缝材料封填板缝。

图5.2.11  薄型陶瓷复合板装饰系统基本构造

l—基层；2—界面层；3—找平层；4—粘结层；5—薄型陶瓷复合板

5.2.12  薄型陶瓷复合板外墙内保温系统的构造应符合下列规定：

1  薄型陶瓷复合板与基层的连接应采用粘接的固定方式，且粘贴面积不应小于薄型陶瓷复合板面积的40%；

2  薄型陶瓷复合板板间的接缝宽度不应小于3mm。

5.2.13  基层墙体阴角和阳角处的薄型陶瓷复合板，应做切边处理。

5.2.14  薄型陶瓷复合板细部构造如图5.2.14-1~5.2.14-6所示。

5.2.15-1  踢脚板节点示意图

l—基层；2—粘结层；3—薄型陶瓷复合板；4—踢脚板；5—楼地面

5.2.15-2  楼面节点示意图

l—基层；2—粘结层；3—薄型陶瓷复合板；4—踢脚板；5—楼地面

5.2.15-3  阴角节点示意图

l—基层；2—粘结层；3—薄型陶瓷复合板；4—填缝剂

5.2.15-4   阳角节点示意图

l—基层；2—粘结层；3—薄型陶瓷复合板；4—填缝剂

5.2.15-5   窗侧口节点示意图

l—基层；2—粘结层；3—薄型陶瓷复合板；4—填缝剂；5—保温材料；6—陶瓷薄板

5.2.15-6   窗台节点示意图

l—基层；2—粘结层；3—薄型陶瓷复合板；4—填缝剂；5—保温材料；6—陶瓷薄板

# 6  施  工

- 6.1  一般规定

6.1.1  薄型陶瓷复合板外墙装饰保温工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行，施工前应对基层墙体质量进行检查验收。基层墙体应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的有关规定。

6.1.2  薄型陶瓷复合板外墙装饰保温工程施工前应根据设计和本规程要求以及有关的技术标准，编制针对工程项目的节能装饰保温工程专项施工方案，并进行技术交底，施工人员应经过培训并经考核合格。

6.1.3  薄型陶瓷复合板外墙保温工程所采用的材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合设计要求和本规程的规定。材料进场后，应按规定抽样复验，并提交试验报告。

6.1.4  既有建筑节能改造工程应符合下列规定：

1  外墙外保温施工前，应拆除空调、窗护栏、雨落管等附着物，并妥善保管，施工后恢复或更换；

2  伸出外墙面的各种落水管、进户管线等的预埋件、连接件应安装完毕，并预留出保温层的设计厚度；

3  应拆移附着在外墙的线路，在建筑物周围设立支撑保护，施工后恢复；

4  外门窗应已改造安装完毕。

6.1.5  薄型陶瓷复合板在安装前应根据设计要求，进行排板设计。

6.1.6  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程大面积施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间，并经验收合格确认后方可进行施工。

6.1.7  薄型陶瓷复合板外墙装饰保温工程施工应加强过程控制，完成上一道工序的验收后，方可进行下一道工序的施工，并做好隐蔽工程和检验批验收。

6.1.8  需要采取防火构造措施的外墙外保温工程，防火隔离带的施工应与复合板的施工同步进行，并应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的有关规定。

6.1.9  薄型陶瓷复合板外墙装饰保温工程完工后应做好成品保护。

6.1.10  薄型陶瓷复合板外墙内保温施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于0℃，平均气温不应低于5℃。

- 6.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程

- I  施工准备

6.2.1  基层墙体的垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的有关规定；不符合规定的基层墙体应进行找平处理，并应符合下列规定：

1  基层墙体的外侧应采用水泥砂浆找平，其厚度可根据墙面平整度确定，并应满足防水设计要求；

2  基层墙体为混凝土墙以及灰砂砖等砌体时，基层墙体与水泥砂浆找平层之间应刷混凝土界面剂；

3  基层墙体为加气混凝土砌块时应在涂刷专用界面剂后做薄抹灰砂浆找平层；

4  基层墙体上应进行锚固件的现场拉拔试验，试验结果应满足设计要求；达不到设计要求时，应进行加强处理；

5  找平层与基层墙体的粘结强度不应低于0.3MPa。

- II  施工要点

6.2.2  施工前应进行绘排板图、弹线分格，并应符合下列规定：

1  应根据设计图纸绘制建筑外立面草图并确定优化排板分隔方案，分隔方案应做到省材、美观、安全。

2  应根据建筑立面设计和保温工程的技术要求，在墙面弹出垂直控制线、水平控制线，并应由控制线处开始测量门窗、线条、墙体等的实际尺寸。

3  弹线分格时，应在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线，每个楼层适当位置挂水平线。应按设计排板图的分隔方案，弹出每块板的安装控制线，确定接缝宽度，并应制作统一塞尺。

4  应根据实际弹线情况，结合设计排板图，出具相对应每块板的实际尺寸和详细构造图清单。

6.2.3  薄型陶瓷复合板的切割及板面开槽，应符合下列规定：

1、宜在工厂进行切割与板面开槽；

2、在施工现场作业时，应采用专用机具和设备。

6.2.4  胶粘剂的配制及使用应符合下列规定：

1  应按材料供应商产品说明书的要求配制。

2  搅拌时间自投料完毕后不应小于5min，并宜按操作时间内的用量配制；配制完成后应按产品说明书中规定的时间用完，夏季施工宜在2h内用完。

6.2.5  薄型陶瓷复合板的粘贴应符合下列规定：

1  薄型陶瓷复合板与基层墙体的粘贴可采用点框法或条粘法，并宜采用点框法（图6.2.4），采用点框法时应在外框粘接砂浆处留有排气通道。

2  I型薄型陶瓷一体板的粘结面积不应小于板面积的50％，II型薄型陶瓷复合板的粘结面积不应小于板面积的60％。

（b）点框法

图6.2.4  薄型陶瓷复合板粘接层示意图

2  薄型陶瓷复合板应按预先的排板、编号进行粘贴。粘贴应从勒脚部位开始，自下而上，沿水平方向铺设粘贴，在最下面一排薄型陶瓷复合板的底边，应用通长托板条固定；横向施工应先阳角后阴角。

3  薄型陶瓷复合板粘贴的平整度、垂直度应符合设计要求，每贴完一块，应及时清理挤出的砂浆。板与板之间的缝隙应均匀一致。

6.2.6  薄型陶瓷复合板的锚固应符合下列规定：

1  薄型陶瓷复合板粘贴完毕后可进行专用锚固组件的安装，专用锚固组件的安装数量、固定位置应符合设计要求；

2  薄型陶瓷复合板应在工厂事先预制好通长边槽，挂件应安装于边槽内侧。单块薄型陶瓷复合板安装好后，应立即安装薄型陶瓷复合板上口的挂件，专用锚固件应固定于墙体上，并拧紧膨胀螺栓。

6.2.7  板缝处理应符合下列规定：

1  缝宽应根据装饰设计要求确定，并应使用泡沫塑料保温棒进行填充，其直径为板缝的1.3倍，并宜采用硅酮密封胶或柔性勾缝腻子嵌缝，深度为缝宽的50%左右。

2  对工程中设置的沉降缝处理应按设计和本规程缝处理方式进行。

6.2.8  薄型陶瓷复合板施工完成后，后续工序与其他正在进行工序应注意对成品进行保护。同时对板面进行清理、擦拭干净。

- 6.3  薄型陶瓷复合板外墙内保温工程

- I  施工准备

6.3.1  薄型陶瓷复合板外墙内保温工程施工前，有防水要求的工序与结构工程应施工及验收完毕，外墙门窗应安装完毕，水暖及外墙内保温工程分别需要的管卡、炉勾等预埋件，宜留出位置或预埋完毕，电气工程的暗管线、接线盒等应埋设完毕，并应完成暗管线的穿带线工作。

6.3.2  基层应平整、坚实、洁净，不得有裂缝、明水、空鼓、起砂、麻面及油渍、污物等缺陷。

6.3.3  填缝剂施工前应清除缝隙间杂物，并应用清水润湿缝隙。

- II  施工要点

6.3.5  施工前应进行绘排板图、弹线分格。

6.3.6  当需要找平时，应采用水泥砂浆找平；找平层与基层墙体应粘结牢固，粘结强度不应小于0.3MPa，找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

6.3.7  配置专用胶粘剂应符合本规程表6.2.3的规定。

6.3.8  薄型陶瓷复合板的粘贴应符合下列规定：

1  薄型陶瓷复合板与基层之间的粘贴采用点框法粘贴，每个粘接点直径不应小于100mm。沿薄型陶瓷复合板四边设的矩形粘结框，其宽度不应小于30mm，同时在矩形粘贴框上预留排气孔，薄型陶瓷复合板粘贴面积不应小于薄型陶瓷复合板面积的40%；（图6.3.8）

2  粘贴薄型陶瓷复合板时，按粘结控制线粘贴，应保证粘接点与基层充分接触；

3  薄型陶瓷复合板侧面不得涂抹专用胶粘剂。

4  粘贴薄型陶瓷复合板时，应随时用拖线板检查，确保薄型陶瓷复合板表面的垂直度和平整度，粘贴2h内不得碰动；

5  在遇到电气盒、插座、穿墙管线时，应先确定上述配件的位置，再剪切薄型陶瓷复合板，裁切的大小应大于配件周边10mm，薄型陶瓷复合板粘贴完毕后，应用专用填缝剂封堵。

图6.3.8  薄型陶瓷复合板粘接层示意图

6.3.9  填缝剂施工应符合下列规定：

1  胶粘剂终凝前，不得进行填缝剂施工；

2  填缝剂应按生产企业的产品使用说明配置；

3  缝隙间的杂物应清除，缝隙应润湿，且不得有滞水；

4  填缝应密实饱满，无空穴或空隙；

5  多余的填缝剂应清理干净。

6.3.10  除应符合本规程条文6.3.5~6.3.9的规定外，尚应符合下列要求：

1  施工应按自下而上的顺序进行；

2  胶粘剂终凝前，必须采用有效可靠的侧向支护；

3  板缝应采用定位器固定。

4  在门窗洞口四周、外墙转角和复合板上下两端距顶面和地面100mm处，均应采用通长粘贴，且宽度不应小于50mm。

5  基层墙体阴角和阳角处的薄型陶瓷复合板，应做切边处理。

6.3.11  薄型陶瓷复合板铺贴完成后，应采取临时保护措施，不得污染和损伤陶瓷薄板。

# 7  质量验收

- 7.1  一般规定

7.1.1  应用薄型陶瓷复合板的外墙装饰保温工程的施工质量验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

7.1.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统用于既有建筑节能改造工程时，应符合国家现行相关标准和地方标准规范及相关政策的有关规定。

7.1.3  薄型陶瓷复合板外墙保温工程的质量验收应包括施工过程中的质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能保温分项工程验收。

7.1.4  薄型陶瓷复合板外墙保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应进行文字记录和图象记录：

1	薄型陶瓷复合板外墙外保温工程：

1）  薄型陶瓷复合板附着的基层及其表面处理；

2）  薄型陶瓷复合板的粘结或固定；

3）  专用锚固组件的位置及数量；

4）  热桥部位处理；

5）  板缝及构造节点处理。

2	薄型陶瓷复合板外墙内保温工程：

1）  薄型陶瓷复合板附着的基层及其表面处理；

2）  薄型陶瓷复合板的粘结或固定；

3）  热桥部位处理；

4）  板缝及构造节点处理。

7.1.5  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程采用有机保温材料时，尚应对防火隔离带保温材料材质、厚度、宽度、间距，以及楼层间的防火封堵隔离构造进行隐蔽工程验收，并应进行文字记录和图象记录。

7.1.6  薄型陶瓷复合板外墙保温工程检验批划分和抽查数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定。薄型陶瓷复合板外墙内保温工程每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2。

7.1.7  检验批质量验收合格应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目采用计数检验时，应有90％以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4  应具有完整的施工方案和质量检查记录。

- 7.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程

- I  主控项目

7.2.1  用于保温工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：同一厂家、同一品种为一批产品，按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2  保温工程所采用的薄型陶瓷复合板的保温芯材的导热系数、密度、垂直板面抗拉强度、燃烧性能应符合设计要求

检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.3  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统所采用的薄型陶瓷复合板、胶粘剂、专用锚固组件，进场时应对下列性能进行抽样复验：

1  薄型陶瓷复合板的单位面积质量、拉伸粘结强度、保温芯材的燃烧性能等级；

2  胶粘剂的拉伸粘结强度和耐水拉伸粘结强度；

3  专用锚固组件的拉拔力标准值；

检查方法：核查质量证明文件；随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，在5000m2以内应复验1次；当面积每增加5000m2时应增加1次；增加的面积不足规定数量时也应增加1次。

同一个工程项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算保温墙面抽检面积。

7.2.4  薄型陶瓷复合板所选用的保温材料的保温层厚度符合设计要求。

检查方法：观察，尺量和核查型式检验报告。

检查数量：同一检验批内，抽查10%，并不少于5处。

7.2.5  薄型陶瓷复合板与墙面必须粘结牢固，无松动和虚粘现象，粘结面积应符合本规程的规定。

检验方法：观察检查和用手推动检验，粘结强度核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.2.6  薄型陶瓷复合板用锚栓有效锚固深度、锚固力及固定卡件的设置，应符合本规程的规定。

检查方法：观察，尺量和核查型式检验报告。

检查数量：同一检验批内，抽查10%，并不少于5处。

7.2.7  薄型陶瓷复合板拼缝处的密封胶厚度应符合设计要求；板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求，板缝间应密封完好，不得渗漏。

检验方法：对照设计观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：同一检验批内，抽查10%，并不少于5处。

7.2.8  门窗洞口、凸窗洞口周边墙面积外墙出挑构件部位的防水密封措施应符合设计要求。

检验方法：观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：同一检验批内，抽查10%，并不少于5处。

- II  一般项目

7.2.9  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程用材料与构件的外观和包装应完整无破损，薄型陶瓷复合板应平整、洁净、无歪斜和裂缝。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.10  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程施工产生的穿墙套管、脚手眼、孔洞等墙体缺陷，应按施工方案采取隔断热桥措施及防火密封措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.11  墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：同一检验批内，抽查10%，并不少于5处，少于5处时应全数检查。

7.2.12  薄型陶瓷复合板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求；板缝间应密封完好，不得渗漏。

检验方法：对照设计观察和淋水试验检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于3处。

7.2.13  薄型陶瓷复合板铺贴的允许偏差应符合表7.2.13的规定。

表7.2.13 薄型陶瓷复合板铺贴的允许偏差

| 项 目 | 指标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度（mm） | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 接缝宽度（mm） | 2 | 直尺检查 |
| 相邻面板之间高低差（mm） | 2 | 靠尺，深度尺检查 |
| 分格条（缝）水平、垂直度（mm） | 3 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 墙面垂直度（每层楼面）（mm） | 4 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 阴阳角垂直度（每层楼面）（mm） | 4 | 2m靠尺和塞尺检查 |

检验方法：观察，尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查1处，并不少于5处。

7.2.14  薄型陶瓷复合板安装后墙面的造型、立面分格、颜色和图案等外观应符合设计要求和本规程的规定。

检查方法：观察和尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

- 7.3  薄型陶瓷复合板外墙内保温工程

- I  主控项目

7.3.1  用于保温工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：同一厂家、同一品种为一批产品，按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.3.2  保温工程所采用的薄型陶瓷复合板的保温芯材的导热系数、密度、垂直板面抗拉强度、燃烧性能应符合设计要求

检验方法：核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

7.3.3  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统所采用的薄型陶瓷复合板、胶粘剂，进场时应对下列性能进行抽样复验：

1  薄型陶瓷复合板的单位面积质量、拉伸粘结强度、保温芯材燃烧性能等级；

2  胶粘剂的拉伸粘结强度；

检查方法：核查质量证明文件；随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，在5000m2以内应复验1次；当面积每增加5000m2时应增加1次；增加的面积不足规定数量时也应增加1次。

同一个工程项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算保温墙面抽检面积。

7.3.4  薄型陶瓷复合板与基层必须粘接牢固，无松动和虚粘现象，保温板与基层拉伸粘接强度不得小于0.10MPa，并且应为薄型陶瓷复合板破坏，保温板与基层粘结面积不应小于板面积的40％。

检验方法：观察检查和用手推动检验，薄型陶瓷复合板与基层的粘接强度按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规则做现场拉拔实验，试样尺寸应为100mm×100mm。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处，粘接强度应满足本规程和设计要求。

7.3.5  薄型陶瓷复合板外墙内保温工程应无空鼓、无裂缝。

检验方法：观察；用小锤轻击检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.3.6  薄型陶瓷复合板拼缝处的填缝剂厚度应符合设计要求；板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求，板缝间应密封完好，不得渗漏。

检验方法：对照设计观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：同一检验批内，抽查10%，并不少于5处。

7.3.7  薄型陶瓷复合板所选用的保温材料的保温层厚度应符合设计要求。

检查方法：观察，尺量和核查型式检验报告。

检查数量：同一检验批内，抽查10%，并不少于5处。

- II	一般项目

7.3.8  薄型陶瓷复合板外墙内保温工程用材料与构件的外观和包装应完整无破损，薄型陶瓷复合板应平整、洁净、无歪斜和裂缝；色泽应均匀一致，无发花现象。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.9  基层应洁净、平整，不得有松动、起砂、蜂窝和脱皮等缺陷。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.3.10  薄型陶瓷复合板接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。

检验方法：观察检查，尺量检查。

检查数量：全数检查。

7.3.11  薄型陶瓷复合板粘贴后墙面的造型、立面分格、颜色和图案等外观应符合设计要求和本规程的规定。

检查方法：观察和尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

7.3.12  薄型陶瓷复合板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求；板缝间应密封完好，不得渗漏。

检验方法：对照设计观察和淋水试验检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于3处。

7.3.13  薄型陶瓷复合板粘贴的允许偏差和检验方法应符合表7.3.13的规定。

表7.3.13 薄型陶瓷复合板铺贴的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 2 | 2m垂直检测尺检查 |
| 表面平整度 | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 接缝高低差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

检验方法：观察，尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查1处，并不少于5处。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《陶瓷砖试验方法第5部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性》GB/T 3810.5

《陶瓷砖》GB/T 4100

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《公共建筑节能设计标准》 GB50189

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 75

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 134

《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289

《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350

《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287

中国工程建设协会标准

薄型陶瓷保温装饰复合板应用技术规程

CECS  -201×

- 条文说明

目  录

1  总  则	32

2  术  语	33

3  基本规定	34

4  材  料	35

4.1薄型陶瓷复合板	35

4.2薄型陶瓷复合板保温系统配套材料	35

4.3薄型陶瓷复合板外墙外保温系统	36

5  设计与构造	37

5.1  一般规定	37

5.2   系统构造和要求	37

6 施 工	38

6.1 一般规定	38

6.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程	38

7质量验收	40

7.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程	40

- 1 总 则

1.0.1  本条主要阐明制定本规程的目的，在于规范、控制和保证薄型陶瓷复合板在建筑装饰保温工程中的工程质量，促进建筑行业健康发展。

薄型陶瓷复合板是以岩棉、发泡陶瓷保温板、珍珠岩保温板、真空绝热板等无机保温材料或硬泡聚氨酯、模塑聚苯板等有机保温材料为保温层，以具有多种装饰效果的5~7mm厚度的陶瓷薄板为防护及装饰层，其中陶瓷薄板板边具有压边构造，通过工厂化预制工艺复合而成的集保温、装饰、防火、防水为一体的新型节能产品。该产品通过粘接砂浆，并利用专用锚固组件，采用粘锚结合的方式固定于基层墙体，最终构筑具有轻质、装饰、保温、隔热、防水、防火、系统安全可靠、施工方便、经济适用等特点的围护结构保温系统。目前已被广泛应用于各类建筑外墙保温工程。为满足行业生产发展和工程建设的需要，规范薄型陶瓷复合板在建筑节能工程中的应用，做到技术先进、安全适用、确保质量，制定本规程。这将对严格控制薄型陶瓷复合板工程施工质量，保证使用安全和工程建设质量具有重要意义，同时对促进行业技术进步，加快建筑材料新产品、新技术的推广，使经济合理、安全适用的新技术得到普及起到推动作用。

本规程是依据现行国家和行业标准、规范的有关规定，并在对我国近些年来使用的薄型陶瓷复合板进行调研的基础上，结合薄型陶瓷复合板自身的特性和技术要求，同时参考了一些先进国家相关标准、规范而编制的。

1.0.2  本条说明了薄型陶瓷复合板的适用范围，包括新建、扩建、改建的民用建筑外墙外保温工程、外墙内保温工程中使用的薄型陶瓷复合板，也包括既有建筑节能改造工程中使用的薄型陶瓷复合板。

- 1.0.3  凡国家现行标准中已有明确规定的，本规程原则上不再重复。在设计、施工及验收中除符合本规程的要求外，尚应满足国家现行有关标准的规定。国家现行强制标准包括建筑防火、建筑工程抗震等方面的标准和规范。国内外相关的配套专用技术，在满足本规程和相关标准规定的基础上，可参考采用。

- 2术 语

2.0.1 薄型陶瓷板厚度的选择综合考虑了薄型陶瓷复合板产品生产、运输、施工及使用过程中对薄型陶瓷板力学性能的要求。由于薄型陶瓷复合板采用粘锚结合的施工方式，并采用板面固定的方式，陶瓷板过薄，保温系统的单点锚固力难以达到，而且保温装饰复合板易碎；陶瓷板过厚，保温系统的自重较大，不利于系统的安全性，因此，名义厚度5mm~7mm的陶瓷板能够综合满足上述要求。

2.0.2 当保温材料为竖丝岩棉时，薄型陶瓷板复合板除采用薄型陶瓷板作为防护装饰层外，通常也采用聚合物砂浆层或穿孔硅酸钙板作为衬底材料。

2.0.4专用锚固组件是将薄型陶瓷复合板锚固到基层墙体的组合构件，设置于薄型陶瓷复合板侧边板缝处，其中伸缩扣件与薄型陶瓷板连接，金属连接件连接伸缩扣件与基层墙体，并通过锚栓固定于基层墙体上。

- 3  基本规定

3.0.2  薄型陶瓷复合板外墙装饰保温工程配套材料主要包含胶粘剂、专用锚固组件及耐候密封胶，薄型陶瓷复合板与上述配套材料构成了薄型陶瓷复合板外墙保温系统，系统各组成材料的相容性和匹配性，是保证保温工程功能性和安全性的重要基础，因此，外墙保温工程配套材料应由系统供应商成套提供，并且不得更改系统构造和组成材料。

3.0.3  本条是对薄型陶瓷复合板外墙系统的基本规定，编制时主要参考了现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 及《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。基层的正常变形是指，基层墙体或屋面在温度、含水率、风荷载、撞击力造成的正常变形，这种变形不应造保温复合墙体或屋面的裂缝、形成空鼓脱落。系统的各构造层次间应具有变形协调能力。保温系统各组成部分的物理－化学稳定性，主要包括系统的耐久性和部件的耐久性，首先保温系统在温度、湿度和收缩的作用下应是稳定的，其次，在正常使用条件和维护下，所有组成材料在系统使用寿命期内均应保持其特性。

3.0.4  外墙外保温系统应能够防止雨、雪渗入建筑物内部，并且不应将水分迁移至任何可能造成损坏的部位；当用于外墙内保温系统中的厨房、卫生间、地下室等潮湿环境时，也因具有防水渗透性能。而实现建筑保温工程的防水渗透性能，主要靠系统的各构造层次组成材料，因此，需要慎重选择粘结层材料和防护层材料。

- 4 材料

- 4.1薄型陶瓷复合板

4.1.1  依据现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287对保温装饰一体化板的类别划分，薄型陶瓷复合板按单位面积的质量大小分为I型和II型。由于薄型陶瓷复合板所采用薄型陶瓷板的背板具有不同的结构形式，因此按照其背板是否带肋，分为DL型和P型。

4.1.2  由于岩棉属于纤维状保温材料，采用竖丝岩棉作为保温芯材时，薄型陶瓷复合板应增加无机背衬层，用于提高复合板的整体力学性能，同时增加岩棉保温材料与基层墙体之间的粘结性能，提升系统的力学安全性。

4.1.3  薄型陶瓷板作为保温装饰复合板的防护装饰层，其物理力学、耐化学、耐污染性能应满足《陶瓷砖》GB/T 4100.1关于瓷质砖的有关规定，吸水率应不大于1%，这将有利于保证复合板材料的耐候性及可切割性；薄型陶瓷板的厚度控制在5.0mm~7.0mm，既可以满足保温装饰复合板在生产、运输、安装过程中力学性能，又能最大限度的降低产品的自重。

4.1.4  本条规定了无机薄型陶瓷复合板常用的保温材料的主要性能指标，应符合各自的相关标准规范。当保温芯材为岩棉时，通常应采用岩棉条，并且容重不应小于120kg/m3，通常情况下，岩棉条自身抗拉强度值与酸度系数、容重值成正比关系，酸度系数越高，岩棉中玄武岩的含量越高，单丝的抗拉强度越高；容重越高，单位面积的岩棉纤维数量越高，为保证岩棉条的自身的抗拉强度，因此在保证岩棉良好导热系数的基础上，规定其容重不应小于120kg/m3。

4.1.5  本条规定了有机薄型陶瓷复合板常用的保温材料的主要性能指标。有机薄型陶瓷复合板的保温材料性能除应符合各自现行国家或行业产品标准、工程标准的规定外，还应重点规定其力学性能和燃烧性能。力学性能决定了薄型陶瓷复合板保温系统的力学安全性，由于薄型陶瓷复合板由保温材料与薄型陶瓷复合而成，当用于外墙外保温工程时，保温材料既要承受较大的风荷载，又要承受自身较大的剪切力，因此对其垂直于板面方向的抗拉强度进行规定是必要的；此外，保温材料的燃烧性能是决定薄型陶瓷复合板整体防火性能的基础，因此，本条也对保温材料的燃烧性能等级做出规定。

4.1.8  本条依据现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287的规定制定。

- 4.2薄型陶瓷复合板保温系统配套材料

4.2.1~4.2.4 胶粘剂、专用锚固组件、密封胶、填缝剂、粘结石膏等作为薄型陶瓷复合板保温系统配套材料，性能指标依据现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287、《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定及薄型陶瓷复合板的工程实际制定。

- 4.3薄型陶瓷复合板外墙外保温系统

4.3.1薄型陶瓷复合板外墙外保温系统的性能指标，主要依据现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287、《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350的相关条款制定；其中，单点锚固力根据实际验证试验证明，其力值可达0.6kN，这一数值不仅能够满足现行现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287的规定，而且作为锚固构造，更能提高系统的安全系数。

- 5 设计与构造

## 5.1 一般规定

5.1.2~5.1.3  要求保温层内表面温度应高于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度，目的是保证基层和粘结砂浆不受冻融破坏。门窗框外侧洞口、阳台、女儿墙等热桥部位都有相当大的传热损失。当外保温系统中采用金属固定件和承托件时，应考虑它们的热桥影响，需做修正。

## 5.2  系统构造和要求

Ⅰ  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统

5.2.1  薄型陶瓷复合板外墙外保温系统中，当采用加气混凝土砌块或条板作为基层时，应当对加气混凝土做现场锚栓抗拉强度检测，使其能够达到保温系统中对于单点锚固力的设计要求；当不能满足设计要求时，可采用层间设置锚固钢带或角钢，或者整体墙面进行钢丝网抹灰增强处理。

5.2.2~5.2.3本条文规定了薄型陶瓷复合板外墙外保温系统的基本构造。采用粘锚结合的固定方式，并以粘贴为主；其中锚栓仅起辅助固定作用，不应因为采用锚栓而降低对胶粘剂的性能要求。锚固件应采用专用锚固组件固定在陶瓷薄板上。陶瓷薄板复合板的使用高度，依据现行行业标准《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350的有关规定制定。

5.2.4  本条文规定了薄型陶瓷复合板采用锚固件的固定方式、个数、锚固深度，主要考虑了保温装饰板系统的力学安全性和耐久性，并依据现行行业标准《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350和陶瓷薄板复合板的实际应用情况制定。

5.2.6  建筑物勒脚位于建筑物的外墙与室外地面或散水部分的接触墙体部位，用于防止雨水反溅到墙面，对墙面造成腐蚀破坏，因此，应采用具有较好防水性能的保温材料。

II  薄型陶瓷复合板外墙内保温系统

5.2.11  本条文规定了薄型陶瓷复合板外墙内保温系统的基本构造。由于内保温系统中的陶瓷薄板复合板不承受风荷载的作用，因此，在粘接面积上相比外墙外保温有所降低；同时，可不采用锚固件进行构造加强。

- 6 施 工

## 6.1 一般规定

6.1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300第3.0.1条规定，施工现场质量管理应有相应的施工技术标准。第3.0.2条规定，各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。此外，专项施工方案中应包括施工阶段的防火组织与管理方面的内容和措施。

6.1.7  施工中应进行过程控制，是控制工程质量的必要手段。由于工程施工通常具有承接性，后续工序将覆盖前续工序，例如基层表面处理工序、薄型陶瓷复合板的粘贴及锚固工序，墙体热桥处理、板材板缝的嵌缝等，应当做好隐蔽工程记录，对于重点部位应留有图文影像资料。

6.1.9  本条依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 的有关规定制定，主要考虑了基层及环境温度对于水泥水化的影响，以及平均气温对聚合物砂浆中的成膜物质的成膜性能的影响。

## 6.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程

I  施工准备

6.2.1  基层的平整度、力学及防水性能，对保证保温装饰板的施工质量和使用安全具有重要意义，由于粘锚保温装饰板时，只能通过调整胶粘剂的厚度来控制板材的垂直度和平整度，但过厚的胶粘剂不但增加成本，而且增加了外墙体的负重，不利于系统的安全性，因此对基层墙体的垂直度和平整度提出了很高的要求，应当满足现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210有关规定；此外，对墙体界面处理是保证抹灰层不空鼓、开裂的重要措施。

II  施工要点

6.2.2  薄型陶瓷复合板在安装前，应当事先排列编号，安装时应按照预先的排版、编号进行，并应按照基准线以水平方向自下而上，沿水平方向铺设粘贴，粘结面积和板缝尺寸应当满足设计要求。

6.2.3  建筑保温工程施工过程中，不可避免的需要对薄型陶瓷复合板进行二次裁切，特别是板面裁切成一定的尺寸后，需要在板面进行二次开槽，其加工精度和是否破损对于施工质量具有重要的意义，因此应当采用专用的切割和开槽设备。

6.2.5  点框法的施工方式，有利于薄型陶瓷复合板平整度的总体控制，外框粘接砂浆处留有排气通道，有利于墙体本身及从室内通过基层墙体迁移出的水蒸气的排除。

6.2.7  板缝处理是保护保温装饰板外保温系统的关键技术措施，既要做到消除板缝的热桥，又要密封防水，所以必须认真对待。其中，硅酮密封胶等嵌缝材料的质量，对整个保温装饰板外墙外保温系统的美观性、防水性、耐久性等会产生显著影响，因此，施工应由专业人员操作。

- 7质量验收

7.1  一般规定

7.1.1  本条规定了薄型陶瓷复合板外墙保温工程施工质量验收应当遵循的现行国家标准名称。

7.1.2  薄型陶瓷复合板应用于既有建筑节能改造时，应当满足现行行业标准《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T 129；同时应当满足当地建筑主管部门对于保温材料燃烧性能及其他性能的附加性要求。

7.1.3  本条规定了薄型陶瓷复合板外墙保温工程验收的顺序，这是现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 规定的节能保温工程质量验收的程序性要求。

7.1.4  本条规定薄型陶瓷复合板外墙外保温工程施工过程中应进行的隐蔽工程验收内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。需要注意，本条要求隐蔽工程验收不仅应有详细的文字记录，还应有必要的图像资料。

7.1.6  检验批的划定依据现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411制定。当分项工程的工程量较大，出现需要划分检验批时，检验批的划分可按本条规定进行。当情况较为特殊时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

- 7.2  薄型陶瓷复合板外墙外保温工程

7.2   本节提出了薄型陶瓷复合板外墙外保温工程的主控项目和一般项目，主要是参照了现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350的相关规定。