CECS XXX:2017 7

中国工程建设标准化协会标准

钢结构工程深化设计规程

Specification of detail design for steel structure engineering

(征求意见稿)

2017年12月

## 前   言

本规程是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2012第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标[2012] 57号）的要求，由中建钢构有限公司会同有关单位共同编制而成的。

本规程是钢结构深化设计技术标准，提出了深化设计交付标准及深度、节点深化设计、图纸绘制、以及施工工艺设计和技术等基本要求，并作为制订和修订相关专用标准的依据。在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国几十年来的钢结构工程实践经验，借鉴了有关国外标准，开展了多项专题研究，并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见，对主要问题进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本规程共分11章，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、设计交付内容和深度、结构预调和构件起拱、施工工艺设计、节点深化设计、设计深化图编制及表达、施工详图编制及表达、设计质量保证和设计文件管理等。

根据国家计委[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程设计、施工、建设等单位及工程技术人员使用。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由中建钢构有限公司（地址：深圳市南山区粤海街道中心路3331号中建钢构大厦35楼；邮政编码：518054；电子邮箱：63409396@qq.com）负责具体解释。在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料径寄解释单位。

主编单位：

参编单位：

目   次

前   言	1

第1章 总则	3

第2章 术语和符号	4

2.1  术语	4

2.2  符号	5

第3章 基本规定	7

第4章 设计交付内容和深度	9

4.1  一般规定	9

4.2  设计交付内容	9

4.3  设计深度要求	9

4.4  BIM技术应用	11

第5章 结构预调和构件起拱	13

5.1 一般规定	13

5.2 结构预变形	13

5.3 模型结构预调	13

5.4 构件起拱	14

第6章 施工工艺设计	15

6.1  一般规定	15

6.2  构件分段划分	15

6.3  制作工艺	15

6.4  现场安装工艺	17

6.5  施工构造(人孔、工艺孔)	20

第7章 节点深化设计	23

7.1 一般规定	23

7.2  焊接连接	23

7.3  螺栓连接	26

7.4  现场临时连接节点	26

第8章 设计深化图编制及表达	38

8.1 一般规定	38

8.2 深化设计图表达	38

8.3 设计报表	39

第9章 施工详图编制及表达	40

9.1 一般规定	40

9.2 施工详图编制流程	40

9.3 加工详图的表达	41

9.4 安装详图的表达	43

第10章  设计质量保证	45

10.1  一般规定	45

10.2  设计校核	45

10.3  设计审批	47

第11章  设计文件管理	48

11.1  一般规定	48

11.2  过程记录	48

11.3  图纸发放	49

11.4  资料归档	49

## 第1章 总则

1.0.1  为在钢结构工程深化设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、确保质量、技术先进、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于工业与民用建筑及构筑物钢结构工程的深化设计。

1.0.3  钢结构深化设计应综合考虑每个工程结构特点、工厂制造和现场安装能力、施工工艺技术要求等内容，做到精益设计、施工便捷和经济效益最大化。

1.0.4  钢结构工程深化设计，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 第2章 术语和符号

### 2.1  术语

2.1.1  设计文件 design document

由设计单位完成的设计施工图、设计技术说明和设计变更文件等技术文件的统称。

2.1.2  设计施工图 design drawing

由设计单位编制的作为工程施工依据的技术图纸。

2.1.3  深化设计 detail design

根据设计文件和工艺技术要求，对钢结构进行直接用于指导钢结构制作和安装的细化设计，包括设计深化和施工详图设计两部分内容。

2.1.4  设计深化 design development

根据设计文件和工艺技术要求对结构施工图进行二次设计，包括节点深化、深化图及设计计算等内容。

2.1.5  施工详图设计 shop drawing design

根据设计文件、设计深化文件和工艺技术要求对设计深化图进行细化设计，可直接用于钢结构制作和安装，包括加工详图、安装详图及各报表等内容。

2.1.6  设计深度 level of development

设计成果不同阶段的设计内容、表达方式等的技术要求。

2.1.7  施工工艺设计 technology of construction craft

钢结构制造和安装的技术细节及构造要求。

2.1.8  节点设计深化detailed connection design

对原结构施工图中节点进行二次细化设计。

2.1.9  加工详图 shop drawing

用于工厂制造的细化设计图纸，包括构件详图、零部件详图等。

2.1.10  安装详图 erecting drawing

用于现场安装的细化设计图纸，包括平面布置图、立面布置及现场连接节点图等。

2.1.11  临时措施 temporary measure

在施工期间为了满足施工需求和保证工程安全而设置的一些必要的构造或临时零部件和杆件，如吊装孔、连接板、辅助构件等。

2.1.12  预变形 preset deformation

为使施工完成后的结构或构件达到设计几何定位的控制目标，预先进行的初始变形设置。

2.1.13  临时连接 temporary connection

在施工期间保证临时零件与临时零件或构件有可靠连接的连接，如螺栓、焊缝等。

2.1.14  构件 element

由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元，如梁、柱、支撑、钢板墙、桁架等。

2.1.15  零件 part

组成部件或构件的最小单元。

2.1.16  耳板 ear plate

焊接于构件上用于临时连接的辅助零件。

2.1.17  夹板 sandwich plate

构件安装就位时通过螺栓与耳板临时连接的辅助零件。

2.1.18  连接板 connecting plate

构件临时固定时通过螺栓直接与构件连接的辅助零件。

2.1.19  码板 code board

构件临时固定时通过焊接直接连接的辅助零件。

2.1.20  吊耳 lifting lug

用于起吊构件而设置的辅助零件。

### 2.2  符号

2.2.1  作用和作用效应设计值

——集中荷载；

——水平力；

——轴心力；

——弯矩；

——扭矩；

——剪力。

2.2.2  计算性能

——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；

——钢材的抗剪强度设计值；

——角焊缝的强度设计值；

、 ——一个螺栓的抗剪和承压承载力设计值；

、 ——螺栓的抗剪和承压强度设计值；

σ ——正应力；

σc——局部压应力；

τ ——剪应力；

——垂直于角焊缝长度方向，按焊缝有效截面计算的应力；

——沿角焊缝长度方向，按焊缝有效截面计算的剪应力。

2.2.3  几何参数

——毛截面面积；

——净截面面积；

——毛截面模量；

——净截面模量；

——角焊缝的惯性模量；

——板的宽度；

——板的长度；

——构件长度；

——顺内力方向螺栓到板边距离；

——垂直内力方向螺栓到板边距离；

——吊耳板半径；

——吊耳孔直径；

——吊耳孔到螺栓孔的距离；

——螺栓孔直径；

——销轴直径；

——角焊缝的计算高度；

——角焊缝的焊脚高度；

——焊缝的计算长度；

——部分焊透对接焊缝坡口根部至焊缝表面的最短距离；

——板的厚度；

——夹角；

——螺栓个数。

2.2.4  设计系数及其它

——动力系数；

——恒载分项系数；

——可变荷载分项系数；

——可变荷载组合值系数；

——稳定性系数；

——正面角焊缝的强度设计值增大系数。

## 第3章 基本规定

3.0.1  钢结构工程制作和安装前应进行深化设计，对于简单的钢结构工程，结构施工图深度直接满足加工和安装时，可不进行深化设计。

3.0.2  钢结构深化设计工程师应由设计单位培训上岗，培训内容应包括建筑材料、结构设计、焊接设计、制作和安装工艺及软件应用等。

3.0.3  钢结构深化设计选用的设计指标应符合设计文件、现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017等有关规定。

3.0.4  深化设计必须以设计文件和相关技术要求为依据，未经批准不得进行任何更改；设计文件存在疑问时，可采用技术疑问（RFI）的形式进行书面协调，经相关单位解决后执行。

3.0.5  若需对设计文件和相关技术要求进行修改或优化，必须经原设计单位对相应内容进行书面正式确认。

3.0.6  深化设计开始前，应编制完成设计策划文件。

3.0.7  深化设计单位应采用设计校审的方式进行评审。

3.0.8  钢结构深化设计宜采用通用成熟的设计软件。自行开发的设计工具软件或计算软件，必须经过多个案例验证后方能使用。

3.0.9  钢结构深化设计应满足设计构造、施工工艺、构件运输等有关技术要求。

3.0.10  钢构件重量应在钢结构施工详图中计算列出，钢板零部件重量宜按矩形计算，焊缝重量宜以焊接构件重量的1.5%计算。

3.0.11  钢结构深化设计流程应按图3.0.11执行。

图3.0.11  钢结构深化设计流程

## 第4章 设计交付内容和深度

### 4.1  一般规定

4.1.1  钢结构深化设计应按交付标准和设计深度不同分为施工图深化设计和施工详图设计两个阶段。

4.1.2  深化设计单位应提交施工图深化设计技术说明、深化设计图和节点深化设计文件由原设计单位确认，也可直接提交三维信息模型替代深化设计图进行确认；钢结构施工详图和安装详图应经项目总工或项目技术负责人确认，宜提交原设计单位和监理工程备案。

4.1.3  钢结构深化设计模型元素宜根据构件名称按本标准附录A编码。

### 4.2  设计交付内容

4.2.1  深化设计开始前应做好深化设计交付策划，明确深化设计成果交付批次及每批次内容，每个交付批宜包括一（或多）个材料采购批、制作检验批或现场安装检验批。

4.2.2  施工图深化设计的交付内容，宜包括下列内容：

1  施工图深化设计技术说明；

2  节点深化设计图；

3  连接通用图；

4  深化设计模型；

5  结构平立面布置图；

6  相关计算文件。

4.2.3  施工详图设计的交付内容，宜包括下列内容：

1  施工详图设计技术说明；

2  施工详图设计模型；

3  构件布置图；

4  构件加工详图；

5  零件和部件图；

6  工厂预拼装图；

7  钢结构安装详图；

8  设计报表。

4.2.4  深化设计交付的三维信息模型和设计图纸，应准确反映实物的真实状态，并与混凝土结构、幕墙和设备等其他专业协同。

### 4.3  设计深度要求

4.3.1  施工图深化设计的设计深度应符合表4.3.1规定。

表4.3.1 施工图深化设计深度要求

| 交付内容 | 设计深度要求 |
| --- | --- |
| 施工图 深化设计 技术说明 | 准确表达施工图深化设计依据，包括： 1）材料要求，包括性能指标、复验要求； 2）连接要求，包括焊接材料、螺栓规格性能指标、复验要求，以及焊接技术要求、焊缝等级、焊接质量检验要求、螺栓连接技术要求等； 3）加工工艺要求； 4）涂装要求，包括防腐防火涂装技术要求、涂料品种、规格、性能指标，涂装部位，涂装施工要求； 5）运输要求，包含构件包装、防变形要求等； 6）安装技术要求； 7）检测要求； 8）其他要求等 |
| 节点深化 设计图 | 精确表达节点详图，包括连接板尺寸、螺栓数量和尺寸、焊缝坡口等； 准确表达钢结构与钢筋及其他专业连接件相互关系 |
| 深化设计 模型 | 精确的构件几何定位、截面尺寸和材料属性； 准确的预留洞尺寸和位置 |
| 结构平面 布置图 | 精确表达结构构件平面定位、标高、洞口平面位置 |
| 立面剖面 布置图 | 精确表达结构构件立面定位、标高、洞口立面位置 |
| 相关计算文件 | 精确表达节点深化设计过程 |

4.3.2  施工详图设计的设计深度应符合表4.3.2规定。

表4.3.2  施工详图设计深度要求

| 交付内容 | 设计深度要求 |
| --- | --- |
| 施工详图 设计技术 说明 | 准确表达钢结构施工详图设计依据，包括： 1）材料要求，包括结构钢材等性能指标、复验要求； 2）连接要求，包括焊接材料、螺栓规格性能指标、复验要求，以及焊接技术要求、焊缝等级、焊接质量检验要求、螺栓连接技术要求等； 3）加工要求； 4）涂装要求：包括防腐防火涂装技术要求、涂料品种、规格、性能指标，涂装部位，涂装施工要求； 5）运输要求，包含构件包装、防变形要求等； 6）安装要求； 7）检测要求； 8）构件编号信息； 9）其他要求等 |
| 详图设计 模型 | 精确表达构件的加工工艺（如构造措施、焊接坡口、起拱等）、安装工艺、运输要求； |
| 构件加 工详图 | 精确表达构件加工信息 |
| 零件和 部件图 | 精确表达零件和部件的外形尺寸、开孔洞、坡口等信息 |
| 工厂预 拼装图 | 精确表达构件预拼装尺寸、坐标信息及预拼装技术要求 |
| 结构安 装详图 | 精确表达构件安装定位信息、坐标信息及安装技术要求 |
| 设计报表 | 每批的构件清单； 每批的材料摘料清单； 每批的零部件清单。 |

### 4.4  BIM技术应用

4.4.1  钢结构深化设计宜应用BIM技术，钢结构施工图深化设计、施工详图设计、工程量统计及专业协调检查等工作可采用BIM技术。

4.4.2  钢结构深化设计BIM模型应在施工图设计模型基础上逐步细化完成，也可单独建立BIM模型。BIM模型应按不同的设计阶段采用相应等级的模型细度，模型细度宜分为两个等级，即施工图深化设计模型细度和施工详图模型细度，其等级划分应按表4.4.2执行。

表4.4.2 钢结构深化设计模型细度等级

| 模型细度 | 施工图深化设计模型细度 | 施工详图模型细度 |
| --- | --- | --- |
| 阶段名称 | 深化设计阶段 | 施工详图设计阶段 |
| 模型内容 | 钢结构及相连接混凝土结构的准确几何位置和截面尺寸； 典型的钢结构设计深化节点； 现场分段连接节点； 施工可行性问题； 用于进一步细化为深化设计模型； 可用生成设计深化的二维图。 | 所有钢构件的详细信息； 所有节点的详细信息； 钢结构施工的工艺构造及施工措施信息； 用于加工的深化设计模型； 可用生成钢结构加工的二维图。 |
| 工程量计算 | 可预算钢结构工程量 | 可精确计算钢结构工程量 |
| 专业协调 | 模型信息可用于多个设计专业碰撞检查及设计参考； 可进行较为详细的专业协调。 | 模型信息可用于所有专业碰撞检查； 可进行详细的专业协调。 |
| 模型完成者 | 结构工程师、深化设计工程师 | 深化设计工程师、工艺师 |
| 模型应用者 | 业主单位、总承包单位、设计单位、其他专业单位、钢结构专业单位 | 总承包单位、设计单位、钢结构专业单位 |

4.4.3  钢结构施工图深化设计BIM模型细度应符合表4.4.3规定的细度要求。

表4.4.3 施工图深化设计BIM模型的细度

| 内容 | 细度要求 |
| --- | --- |
| 钢结构 | 模型几何信息，应包括： 1）模型准确的轴网及标高； 2）钢梁、钢柱、钢支撑、钢板墙、钢梯等构件的准确几何位置、方向和截面尺寸； 3）钢结构连接节点位置，连接板及加劲板的准确位置和尺寸； 4）现场分段连接节点位置，连接板及加劲板的准确位置和尺寸。 模型非几何信息，应包括： 1）钢构件及零件的材料属性； 2）钢结构表面处理方法； 3）钢构件的编号信息。 |
| 混凝土结构 | 混凝土梁、板、柱、剪力墙的几何位置及外形尺寸； 钢结构预埋件的准确位置和尺寸。 |
| 预留孔洞 | 钢梁、钢柱、钢板墙等构件上的预留孔洞位置及尺寸； 压型金属板的预留孔洞位置及尺寸。 |

4.4.4  钢结构施工详图设计BIM模型的细度应符合表4.4.4规定的细度要求。

表4.4.4 施工详图设计BIM模型的细度

| 名称 | 细度要求 |
| --- | --- |
| 钢结构 | 模型几何信息，应包括： 1）节点的螺栓连接副、销轴等； 2）熔焊栓钉； 2）焊缝； 3）设计构造的零部件； 4）工艺构造的零部件； 5）施工措施。 |
| 混凝土结构 | 钢结构预埋件的准确位置。 |
| 预留孔洞 | 预留孔洞及加强构造。 |

4.4.5  钢结构深化设计BIM应用的各阶段交付成果宜包含BIM模型、碰撞检查分析报告及第4.2节规定交付内容。

4.4.6  钢结构深化设计BIM应用软件宜具有下列专业功能：

1  与工程BIM平台软件有接口；

2  具有碰撞检查；

3  二维图纸生成功能；

4  工程量统计功能。

## 第5章 结构预调和构件起拱

### 5.1 一般规定

5.1.1  钢结构的几何定位和构件尺寸应满足设计文件要求、加工制作、运输、施工安装条件。

5.1.2  几何定位和构件尺寸应以建筑定位轴线及构件中心线为基准，保证构件之间定位准确性。

5.1.3  几何定位和构件尺寸应由分尺寸和总尺寸组成，分尺寸和总尺寸相互对应。

### 5.2 结构预变形

5.2.1  当在正常使用或施工阶段因自重或其他荷载作用，发生超过设计文件或国家现行有关标准规定的变形限值，或者设计文件对主体结构提出预变形要求时，在深化设计过程中应对结构进行变形预调设计。

5.2.2  结构预变形计算时，荷载效应组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。

5.2.3  结构预变形值应结合施工工艺，通过结构分析计算，并由施工单位与原设计单位共同确定。结构预变形的实施应进行专项工艺设计，包含对节点的调整、构件的尺寸和角度调整、安装坐标定位预设。

### 5.3 模型结构预调

5.3.1  钢结构深化模型原则上应按原结构设计文件进行几何定位，不考虑结构反变形。

5.3.2  空间结构的深化设计模型可根据设计文件放样建立，也可由原设计单位直接提供三维定位模型生成。若结构变形对建筑效果和功能有影响、结构安全有影响或原设计单位有反变形预调要求时，钢结构深化设计中应采用反变形后的结构模型进行深化设计。

5.3.3  多高层钢结构深化设计模型应按设计文件放样建立。

5.3.4  深化设计建模过程中，若需对构件的几何定位进行修改，需经原设计单位确定。

5.3.5  结构几何定位应满足构件加工制造及施工安装的精度要求，定位尺寸应保留到个位，有特殊注明时保留到一位小数。

5.3.6  结构几何定位尺寸应标示清晰有致，表达清楚。

5.3.7  钢柱几何定位应标示出轴线位置、安装方向、柱顶及牛腿标高，连接板及被连接构件的安装方向。

5.3.8  钢梁几何定位应标示出轴线位置、安装方向、梁顶标高，连接板及被连接构件的安装方向。

5.3.9  桁架几何定位应标示出轴线位置、安装方向、桁架顶底标高及定位工作点、连接板及被连接构件的安装方向。

5.3.10  空间结构应标示出轴线位置、安装方向、定位工作点空间坐标。

### 5.4 构件起拱

5.4.1  钢柱预变形值应在加工详图中标注。

5.4.2  钢梁、钢桁架起拱值应在深化设计图中进行标注，钢梁、钢桁架起拱值宜按下列方式确定：

1  起拱大小应视实际需要而定，可取恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值。

2  当仅为改善外观条件时，构件挠度应取在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去拱度。

## 第6章 施工工艺设计

### 6.1  一般规定

6.1.1  钢结构深化设计前，深化设计单位应组织工艺评审，提出合理化建议，并形成书面记录。

6.1.2  工艺评审内容应包括：

1  正式设计文件（设计施工图、设计补充文件、设计变更单等）和工程合同文件；

2  相关专业配合的技术文件，包括：

1）安装专业的构件分段划分、起重设备方案、安装临时措施、吊装方案等；

2）制作专业的工艺技术要求；

3）混凝土专业的钢筋开孔、接驳器和连接板等技术要求，混凝土浇注孔、流淌孔等技术要求；

4）机电设备专业的预留孔洞技术要求；

5）幕墙及擦窗机专业的连接技术要求；

6）其他专业的相关技术要求。

### 6.2  构件分段划分

6.2.1  钢柱分段划分应符合下列规定：

1  钢柱分段长度应根据工厂加工、运输堆放、现场吊装等因素确定，原则上长度宜取2～3个楼层高度，分节位置宜在梁顶标高以上1.0～1.3m处；

2  巨型钢柱横向分段可根据施工工艺实际情况，可划分每层一节或多节；若需纵向划分段时，还应考虑现场施焊空间、焊接变形、运输尺寸等因素；

3  钢柱的牛腿长度宜小于500mm。

6.2.2  钢梁和钢支撑宜每根划分为一个吊装单元。钢梁若需划分多段时，分段点应布置在内力较小位置。

6.2.3  钢板墙分段划分应符合下列规定：

1  钢板墙应划分成矩形吊装单元，矩形吊装单元的高度方向可以是长边也可以是短边，需结合现场施工工艺而定；

2  当钢板墙为组合结构时，吊装单元的高度方向宜与混凝土结构施工同步；

3  单块矩形吊装单元宜为钢厂生产的整块。

6.2.4  空间桁架结构吊装单元的划分应根据结构特点、运输方式、起重设备性能、安装场地条件等因素确定。

### 6.3  制作工艺

6.3.1  焊接H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距，不宜小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于600mm；腹板拼接宽度不应小于300mm，长度不应小于600mm。

6.3.2  箱形构件的侧板拼接长度不应小于600mm，相邻两侧板拼接缝的间距不宜小于200mm；侧板在宽度方向不宜拼接，当宽度超过2400mm确需拼接时，最小拼接宽度不宜小于板宽的1/4。

6.3.3  设计无特殊要求时，热轧型钢可采用直口全熔透焊接拼接，其拼接长度不应小于600mm。

6.3.4  钢管接长时每个节间宜为一个接头，最短接长长度应符合下列规定：

1  当钢管直径d≤500mm时，不应小于500mm；

2  当钢管直径500 mm＜d≤1000mm，不应小于直径d；

3  当钢管直径d＞1000mm时，不应小于1000mm；

4  当钢管采用卷制方式加工成型时，可由若干个接头，但最短接长长度应符合本条第1～3款的要求。

6.3.5  钢管接长时，相邻管节或管段的纵向焊缝应错开，错开的最小距离(沿弧长方向)不应小于钢管壁厚的5倍，且不应小于200mm。

6.3.6  部件拼接焊缝应符合设计文件的要求，当设计无要求时，应采用全熔透等强对接焊缝。

6.3.7  箱型构件内隔板采用电渣焊时，电渣焊接头截面应采用长方形孔，接头的坡口间隙e与接头中板厚T之间的关系符合表6.3.7要求，衬垫板最小厚度不宜低于25mm。

表6.3.7  电渣焊接头间隙e与板厚T关系

| 电渣焊接头示意图 | 接头中被焊母材厚度T（mm） | 接头间隙尺寸e（mm） |
| --- | --- | --- |
|  | T≤32 | 25 |
|  | 32＜T≤45 | 28 |
|  | T＞45 | 30～32 |

6.3.8  当较厚钢板焊在较薄钢板上，厚钢板的厚度不宜大于薄钢板厚度的2倍。

6.3.9  板材和型材的弯曲成型最小曲率半径应符合下表6.3.9的规定。

表6.3.9 冷成型和热成型加工的最小曲率半径

| 钢材 类别 | 图例 |  | 冷弯最小曲率半径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热轧 钢板 | 钢板卷压成钢管 | r t | r/t≥15～20 |  |
|  | 平板弯成120°～150° |  | r/t≥10～12 |  |
|  | 方矩管弯直角 | t r | r/t≥3～4 |  |
| 热轧无缝钢管 |  |  | r/d≥20～25 |  |
| 冷成型直缝钢管 |  |  | r/d≥25～30 | 焊缝放在中心线以内受压区 |
| 冷成型方矩管 |  |  | r/b(或r/h)≥30～35 | 焊缝放置在弯弧中心线位置 |
| 热轧H型钢 |  |  | r/h≥25～30 | 也适用于工字钢和槽钢对高度弯曲 |
|  |  |  | r/b≥20～25 |  |
| 槽钢、角钢 |  |  | r/b≥25～30 |  |

### 6.4  现场安装工艺

6.4.1  钢柱现场连接临时措施所用的耳板兼做吊装用吊耳。

6.4.2  钢柱吊装措施仅适用于一般截面类型如H型柱、圆管柱、十字柱、箱型柱和T型柱，其它截面类型的钢柱吊装措施应进行专项设计。一般截面类型钢柱（除T型柱）吊耳宜采用4点布置，T型柱吊耳宜采用3点布置。其中顶节钢柱吊耳宜采用2点布置。钢柱吊装至少采用2点吊，如图6.4.2（以圆管柱为例）。吊耳在设计时采用两点吊进行计算。

图6.4.2  吊耳布置

6.4.3  吊耳在构件吊装过程中受到吊索拉力作用，应按下式对吊耳的抗拉强度进行验算：

图6.4.3  吊耳板

(6.4.3）

式中      ——荷载动力系数；

——垂直于吊索方向的净截面面积；

——吊耳受到的集中荷载；

——吊耳受到的拉应力；

——钢材的抗拉强度设计值。

注：构件在吊装过程中受力工况比较复杂，需验算最不利情况下截面的拉应力。

6.4.4  吊耳在构件吊装过程中与销轴接触相互作用，应按下式计算吊耳孔壁的局部承压应力：

（6.4.4）

式中      ——销轴直径；

——吊耳厚度；

——吊耳受到的集中荷载；

——钢材的抗拉强度设计值。

6.4.5  吊耳在构件吊装过程中受到销轴的抗冲切作用，应按下式计算抗冲切应力：

(6.4.5）

式中     ——抗冲切面面积；

——抗冲切应力；

——吊耳受到的集中荷载；

——钢材的抗剪强度设计值。

注：构件在吊装过程中受力工况比较复杂，需验算最不利情况下截面的抗冲切应力。

6.4.6  吊耳连接焊缝应按下列公式进行强度验算：

1）采用双面角焊缝时

垂直于焊缝长度方向的正应力：

（6.4.6-1）

式中      ——角焊缝的计算高度，；

——角焊缝的焊脚高度；

——荷载方向与焊缝长度方向的夹角；

——角焊缝的总计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去；

——角焊缝承受的集中荷载；

——角焊缝的强度设计值；

——按焊缝有效截面计算，垂直于焊缝长度方向的正应力。

平行于焊缝长度方向的剪应力：

（6.4.6-2）

在各种应力综合作用下， 和共同作用处：

（6.4.6-3）

式中      ——正面角焊缝的强度设计值增大系数：对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构，；对直接承受动力荷载的结构，。

——按焊缝有效截面计算，平行于焊缝长度方向的切应力；

——角焊缝的强度设计值。

2）采用部分熔透焊缝时

计算公式同角焊缝计算公式，其中不焊透的对接焊缝有效厚度同角焊缝的计算高度。

6.4.7  H型钢梁吊装措施应根据翼缘板宽度、翼缘板厚度及钢梁重量考虑设置吊装孔或吊耳，具体如下：

1  钢梁重量不超过4吨且翼缘板厚度不大于38mm宜设置吊装孔。

2  钢梁翼缘宽度小于150mm应设置吊耳。

3  钢梁重量超过4吨或翼缘板厚度不大于38mm，应设置吊耳。

6.4.8  箱型钢梁吊装措施应采用吊耳。

6.4.9  吊耳的厚度不得小于10mm，吊耳及焊缝设计时应考虑动力系数。当正常施工条件下且无特殊要求时，吊装阶段结构的动力系数可按下列数值选取：液压千斤顶提升或顶升取1.1；穿心式液压千斤顶钢绞线提升取1.2；塔式起重机、拔杆吊装取1.3；履带式、汽车式起重机吊装取1.4。

6.4.10  施工临时措施的零件所选用的材料宜与母材保持一致，且牌号不宜高于Q345。

### 6.5  施工构造(人孔、工艺孔)

6.5.1  施工人孔和手孔

1  开设原则

1）当设计有特殊说明时，应按设计说明开设人孔等工艺孔；

2）人孔等工艺孔的开设应方便焊接，为提高焊接质量提供有利条件；

3）箱型截面人孔宜开设在截面顶部，当截面高度大于700mm时，宜开设在侧面；

4）巨型截面人孔等工艺孔的开设应取得原结构设计院的同意，并考虑现场施焊空间及人员进出所需空间；

5）人孔需后期嵌补，嵌补焊缝采用一级全熔透。

2  开设大小

| 序号 | 截面形式 | 开设位置 | 开设大小 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱型 | 截面顶面 | Bx500mm | B为截面宽度 |
|  |  | 侧面 | 400x400mm |  |
| 2 | 巨型 | 侧壁 | 500x500mm |  |

3  补强

人孔为施工措施孔，相关构件施工完毕后需补焊。

6.5.2  过焊孔

1  开设原则

当设计有特殊说明时，应按照设计说明来开设过焊孔。无特殊要求时应符合如下规定：

1）过焊孔的开设应保证焊接衬垫顺利通过；

2）过焊孔的开设应保证焊缝连续施焊，提高焊接质量；

3）过焊孔的开设应减小焊缝交会处的应力集中；

4）过焊孔的开设应方便焊接，提高工效。

2  开设大小

1）对于主焊缝先焊的构件，其隔板、加劲板宜采用等腰直角三角形过焊孔，切角尺寸为SC =hf+10mm或S C =r+10mm（hf为主焊缝焊角高，r为热轧型钢腹板根部圆弧半径）;对于需要焊缝包角的过焊孔，其孔的切角尺寸还要考虑包角焊缝的焊角尺寸。

2）对于主焊缝后焊的构件，其隔板、加劲板宜采用扇形过焊孔，根据开过焊孔的板厚度，切角R值按以下原则选择：t≤30mm,R=35mm；30 <t≤80mm，R=45mm；80<t≤120mm，R=55mm。

3）对于通过衬垫的过焊孔，其切角尺寸为R35。

4）对于通过焊缝坡口的过焊孔，其切角圆心位置根据坡口大小、开坡口的板厚度及焊缝包角尺寸进行选择。

3  补强

过焊孔无需补强

6.5.3  混凝土浇筑孔

1  开设原则

1）当设计有特殊说明时，应按设计说明来开设混凝土浇注孔；

2）浇注孔应保证混凝土顺利通过；

3）浇注孔一般设置于十字柱、箱型柱、圆管柱及巨柱内隔板上；采用压力灌浆时，浇注孔开设在柱壁；

4）为提高材料利用率，箱型柱内浇注孔宜设置为方孔。

2  开设大小

| 序号 | 开设位置 | 开设大小 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔板 | B/2≥D≥200 | B为截面宽度 |
| 2 | 侧壁 | 混凝土浇筑管直径D |  |

3   补强

浇注孔不需补强。

6.5.4  流淌孔

1  开设原则

1）板两侧均浇筑混凝土，如钢板墙、封闭多腔体构件、劲性箱型构件;

2）孔边缘至焊缝处应不小于350mm,呈梅花形布置，且相邻孔距上下、左右宜控制在1.2m~1.5m;

- 封闭多腔体需保证相邻腔体流通；劲性箱型构件需保证构

件至少一个方向流通。

2  开设大小

| 构件类型 | 钢板墙 | 多腔体巨柱 | 劲性箱型构件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开孔大小（mm） | 180 | 150~200 | 150 |

3  补强

1）一般情况下，钢板墙无需补强，其余构件截面单面削弱超10%均需补强;

2）补强板宜双面贴板，板厚宜取需补强板板厚0.7倍，

其材质等级应与母材相同，圆环补强板环径不应小于孔半径，补强板环内外均需与母材焊接。

6.3.5  透气孔

1  开设原则

1）封闭腔体内灌注混凝土（如箱型构件）；

2）孔宜设置于封闭腔体构件水平隔板下100mm的柱壁上；

3） 对于横截面边长大于1m的构件，应在构件棱边两侧100mm

距离设置；

4）对于横截面边长小于1m的构件，孔可仅设在柱壁中心。

5）水平隔板上离隔板边缘100mm处宜设置透气孔，且均布4

个。

2  开设大小

一般情况下透气孔的大小均为20mm。

3  补强

一般情况下透气孔无需补强。

6.3.5  穿筋孔

1  开设原则

1）当钢筋无法避开钢结构需要开孔时，应尽量避免型钢翼缘开孔。

2）型钢腹板开孔截面损失宜小于腹板截面的25%；

3）若因开孔造成型钢截面损失不能满足承载力要求时应进行补强。

2  开设大小

在型钢上穿孔应兼顾减少型钢截面损失与便于施工两个

方面，建议常见钢筋穿孔孔径见下表：

| 钢筋直径 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔直径 | 15 | 18 | 20-22 | 20-24 | 22-26 | 25-28 |
| 钢筋直径 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 穿孔直径 | 26-30 | 30-32 | 36 | 40 | 44 | 48 |

3  补强

按国家标准图集《型钢混凝土组合结构构造》04SG523中型钢翼缘板、腹板钢筋穿孔补强构造相关内容执行。

## 第7章 节点深化设计

### 7.1 一般规定

7.1.1  钢结构节点深化设计应完成结构施工图中所有钢结构节点的细化设计，包括节点深化图、焊缝和螺栓等连接验算、以及与其他专业协调等内容。

7.1.2  在节点深化设计之前，应仔细通读施工图设计文件，充分理解设计意图，对连接节点的受力方式，在结构体系中的作用进行判别；同时还应考虑上部荷载特性，承受静力荷载或间接承受动力荷载与直接承受动力荷载应区别对待。

7.1.3  节点深化设计应严格按照施工图图纸的节点详图进行深化设计，当施工图图纸节点需要优化时，深化设计单位应以书面形式提交施工图设计单位，经设计单位确认后才可进行深化设计。

7.1.4  深化设计单位应结合钢结构加工厂的生产工艺以及加工能力进行深化设计，对于超出加工厂的加工能力的节点部分，应进行专门研究。

7.1.5  节点连接承载力需满足设计院图纸提供的要求。当不满足等强连接时，需提交相关连接承载力计算书供设计方确认。

7.1.6  应明确板件材料等级、板件厚度和连接方式。

7.1.7  应确定合理的节点区范围。对因加工、运输或安装要求，节点需分块制作，需提交合理的分段加工措施，并提交设计方认可。

7.1.8  需明确工地安装的方法和顺序。对特殊构件，如延迟安装，需明确最后固定连接的时间和要求。对合拢的构件，需明确合拢的条件，并提交设计方认可。

7.1.9  特殊构件、复杂节点等深化中应明确预拼装的要求。

所有的节点都应给出详图，可以用参数化列表表达，也可逐个节点给出详图。

7.1.10  按照施工图给出的典型节点放样时，如遇到焊接或安装困难时，可以对节点做法进行适当的调整，但必须征得结构设计师的同意。

7.1.11  节点深化设计应做到构造简单，传力明确，整体性好，安全可靠，经济合理，施工方便，连接破坏不应先于被连接构件破坏。

### 7.2  焊接连接

7.2.1  焊接金属应与主体金属相适应。当不同强度的钢材连接时，可采用与低强度钢材相适应的焊接材料。

7.2.2  在深化设计时，不得随意加大焊缝尺寸，应避免焊缝立体交叉和在一处集中大量焊缝，焊缝的布置应尽可能对称于构件形心轴。

7.2.3  当采用角接接头焊缝时，应采取构造措施避免引起层状撕裂。当无法采用构造避免时，可采取合适的焊接工艺，以避免层状撕裂。必要时应进行焊接工艺评定，选取可靠的焊接工序。

7.2.4  对于设计要求等强非完全熔透焊的焊缝，深化设计应通过焊缝抗剪承载力与钢板抗剪承载力等强的原则来确定坡口尺寸。

7.2.5  当较厚钢板焊在较薄钢板上，且板厚相差较大时，应优先采用低发热量的焊条，分层焊接的焊接工序，不得损伤较薄板母材。

7.2.5  当由于焊接工艺要求需设置倒角时，倒角的尺寸不宜大于《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》（01SG519含04年修改）中关于倒角尺寸的规定，当确实需要加大倒角尺寸时，应事先征得施工图设计方同意。

7.2.6  在直接承受动力荷载的结构中，角焊缝表面应做成直线形或凹形，焊接尺寸的比例：对正面焊缝宜为1:1.5（长边顺力方向）；对侧面角焊缝可为1:1。

7.2.6  对接焊缝的拼接处：当焊件的宽度不同或板厚在一侧相差4mm以上时，应分别在宽度方向或厚度方向从一侧或两侧做成坡度不大于1:2.5的斜角，当直接承受动力荷载且需进行疲劳验算时的结构，斜角不应大于1:4；当厚度不同时，焊缝的坡口应根据较薄焊件厚度深化设计。

7.2.7  当焊接拼接焊缝采用完全熔透焊缝时，应采用加引弧板或引出板进行焊接，焊完后应将引弧板和引出板割除，并将割去处打磨平整。

7.2.8  当T形构件中出现焊缝交叉时，在焊缝交叉处，竖向钢板应设置倒角过渡，以避免焊缝重叠。

7.2.9  提供本工程的焊缝通图，特殊焊缝应补充焊缝构造详图。

7.2.10  明确标注焊缝的焊缝形式，如全熔透焊缝、半熔透焊缝形式、角焊缝、塞焊、点焊等。

7.2.11  有特殊焊接工艺要求的需明确，如电渣焊、压力埋弧焊等。

7.2.12  应采用减小焊接变形和残余应力的焊接工艺，如合理的焊接方式、焊接顺序和焊接前后处理，并在说明中加以明确。

7.2.13  对非常规焊缝，如厚板焊薄板、厚板焊接等，应根据设计院图纸要求进行焊接工艺评定，评定结果经设计方确认后，应严格按照焊接工艺评定的方法施焊。

7.2.14  应明确工厂焊缝与工地焊缝，全熔透焊缝应明确焊缝等级，角焊缝应明确焊缝尺寸。

7.2.15  应明确特殊情况下，如低温、高空和大风等条件的焊接要求。

7.2.16  应根据连接要求和焊接板件厚度，选择合理的焊缝形式、剖口形式和焊缝构造等。

7.2.17  受力和构造焊缝可采用对接焊缝、角接焊缝、对接角接组合焊缝、圆形塞焊缝、圆孔或槽孔内角焊缝，对接焊缝包括熔透对接焊缝和部分熔透对接焊缝。

7.2.18  对接焊缝的坡口形式，宜根据板厚和施工条件按《钢结构焊接规范》（GB50661）要求选用。

7.2.19  构件表面栓钉因焊接位置和空间的条件限制而无法采用栓钉焊机进行焊接时，可采用手工焊接。焊接的角焊缝尺寸最低要求应满足表7.2.19的规定。

表7.2.19  非栓钉焊焊接的最小角焊缝尺寸要求

| 栓钉直径（mm） | 最小角焊缝尺寸（mm） |
| --- | --- |
| 6～11 | 5 |
| 12 | 6 |
| 16、20、22 | 8 |
| 25 | 10 |

7.2.20  在T形、十字形及角接接头中，当翼缘板厚度大于等于20mm且接头设计时，应避免或减少使母材板厚方向承受较大的焊接收缩应力，并宜采取下列节点构造设计：

1  在满足焊透深度要求和焊缝致密性条件下，宜采用较小的焊接坡口角度及间隙[图7.2.20-1(a)]；

2  在角接接头中，宜采用对称坡口或偏向于侧板的坡口[图7.2.20-1(b)]；

3  宜采用双面坡口对称焊接代替单面坡口非对称焊接[图7.2.20-1(c)]；

4  在T形或角接接头中，板厚方向承受焊接拉应力的板材端头伸出接头焊缝区[图7.2.20-1(d)]；

5  在T形、十字形接头中，宜采用铸钢或锻钢过渡段，并宜以对接接头取代T形、十字形接头[图7.2.20-1(e)、图7.2.20-1(f)]；

不良                                良

图7.2.20-1  T形、十字形、角接接头防止层状撕裂的节点构造设计

6  改变厚板接头受力方向，以降低厚度方向的应力[图7.2.20-2]；

7.2.20-2  改善厚度方向焊接应力大小的措施

7  承受静载荷的节点，在满足接头强度计算要求的条件下，宜用部分焊透的对接与角接组合焊缝焊缝代替全焊透坡口焊缝（图7.2.20-3）。

7.2.20-3 采用部分焊透对接与角接组合焊缝代替全焊透坡口焊缝

### 7.3  螺栓连接

7.3.1  螺栓连接节点深化设计时应先进行螺栓计算，计算时应考虑螺栓群形心与杆件中心的偏心影响；主梁两侧有现浇混凝土楼板，且现浇楼板满足一定条件时，次梁的节点计算可不考虑偏心影响或仅考虑部分偏心影响（可将梁端内力设计值放大30%后再计算螺栓数量），当主梁一侧有楼板或两侧均无楼板时，次梁连接节点计算时应考虑偏心的影响。

螺栓的布置除应满足施工图设计要求外，还需满足《钢结构设计规范》（GB 50017）第8.3节之规定。

7.3.2  在进行螺栓连接节点计算时，应根据施工图设计要求合理选用螺栓的种类，根据螺栓的种类选择相对应的计算方法；螺栓计算应满足《钢结构设计规范》（GB 50017）第7.2节的规定。

7.3.3  应明确螺栓类型，如普通螺栓（包括螺栓等级）、摩擦型高强螺栓（螺栓等级，六角头或扭剪型等）和承压性高强螺栓等。

7.3.4 螺栓连接节点深化应明确螺栓数量、规格及孔直径，应考虑操作空间可行性，应满足国家现行标准《钢结构设计规范》GB50017的要求。摩擦型高强螺栓应明确摩擦面处理方式。

### 7.4  现场临时连接节点

7.4.1  H型柱、圆管柱、十字柱、箱型柱等钢柱通常可采用4点固定法进行临时固定连接，T型柱可采用3点固定法进行临时固定连接。每点均采用双夹板。

7.4.2  钢柱临时措施应按下列公式进行强度和稳定性验算；临时连接应进行强度验算。

1  夹板

1）强度计算

承受轴力和弯矩作用的夹板，其强度应按公式7.4.2-1计算：

（7.4.2-1）

式中      ——夹板的净截面面积；

——夹板受到的轴心力；

、 ——夹板同一截面处绕轴和轴的弯矩；

、 ——夹板对轴和轴的净截面模量；

——钢材的抗拉强度设计值。

承受剪力作用的夹板，其抗剪强度应按公式7.4.2-2计算:

（7.4.2-2）

式中      ——夹板计算截面作用的剪力；

——钢材的抗剪强度设计值。

在各种力作用下，计算点处的折算应力应满足下式要求：

（7.4.2-3）

2）稳定性计算

夹板的稳定计算近似按轴心受压构件考虑，计算公式如下：

（7.4.2-4）

其中：                     （7.4.2-5）

式中      ——轴心受压夹板的稳定系数（取截面两主轴稳定系数中的较小者），根据《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）采用；

——夹板的毛截面面积。

——构件截面沿方向的高度；

——构件截面沿方向的高度。

2  耳板

1）强度计算

承受剪力作用的耳板，其抗剪强度应按公式7.4.2-4计算:

（7.4.2-6）

式中      ——耳板的净截面面积；

——耳板计算截面作用的剪力；

——钢材的抗剪强度设计值。

2）稳定性计算

耳板的稳定应满足下式要求：

（7.4.2-7）

式中      ——耳板的高度；

——耳板的厚度；

——钢材的屈服强度。

3  螺栓

见图7.4.2，力矩方向在螺栓群平面内，在螺栓群内产生弯矩，将使螺栓群受拉；力矩方向垂直于螺栓群平面，在螺栓群内产生扭矩，将使螺栓群受剪。为方便起见，分别考虑力矩对相应的螺栓产生的拉力和剪力作用。

图7.4.2  螺栓群

1）普通C级螺栓

在竖向集中力作用下每个螺栓受到的剪力：

（7.4.2-8）

式中      ——柱一端的螺栓个数；

——螺栓群受到的竖向集中力；

——集中力作用下一个螺栓所承受的剪力。

在扭矩作用下螺栓受到的最大剪力：

（7.4.2-9）

（7.4.2-10）

式中     、 ——螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离，其中 和为最外侧螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离；

——螺栓群受到的扭矩。

受力最大螺栓所承受的剪力合力为：

（7.4.2-11）

式中       ——一个螺栓承受剪力的合力；

、 ——在扭矩作用下一个螺栓所承受剪力的水平分力和垂直分力；

——一个螺栓受剪承载力设计值和承压承载力设计值中的较小值。其中：

受剪承载力设计值：             （7.4.2-12）

承压承载力设计值：               （7.4.2-13）

式中      ——螺栓受剪面数目，单剪=1，双剪=2；

——螺栓杆公称直径；

——在不同受力方向中一个受力方向承压构件总厚度的较小值；

、 ——螺栓的抗剪和承压强度设计值。

在弯矩作用下，上部螺栓受压，下部螺栓受拉，螺栓受到的最大拉力：

（7.4.2-14）

式中      ——受拉螺栓列数；

——螺栓群受到的弯矩；

——在弯矩作用下一个螺栓所承受的拉力。

同时承受剪力和杆轴方向拉力的普通螺栓应分别符合下列公式的要求：

（7.4.2-15）

（7.4.2-16）

式中     、、 ——一个螺栓的受拉、抗剪和承压承载力设计值。

2）大六角头承压型高强度螺栓

高强度螺栓承压型连接的计算方法与普通螺栓连接相同，仍可用公式7.4.2-10和7.4.2-11计算单个螺栓的抗剪承载力设计值，只是应采用承压型连接高强度螺栓的强度设计值。当剪切面在螺纹处时，承压型连接高强度螺栓的抗剪承载力按螺纹处的有效截面计算。

承压型连接高强度螺栓沿杆轴方向受拉时，《钢结构设计规范》（GB50017-2003）给出了相应强度级别的螺栓抗拉强度设计值，抗拉承载力的计算公式与普通螺栓相同，只是抗拉强度设计值不同。

同时承受剪力和杆轴方向拉力的承压型连接高强度螺栓的计算方法与普通螺栓相同，即

（7.4.2-17）

（7.4.2-18）

式中     、、 ——一个高强度螺栓的受拉、抗剪和承压承载力设计值；

、 ——一个高强度螺栓所承受的剪力和拉力设计值。

4  焊缝

1）采用双面角焊缝时

在竖向集中力作用下焊缝受到的剪应力：

（7.4.2-19）

式中      ——角焊缝的计算高度；

——角焊缝的总计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去；

——角焊缝承受的集中荷载；

——角焊缝的强度设计值；

——按焊缝有效截面计算，沿焊缝长度方向的剪应力。

在弯矩作用下焊缝受到的正应力：

（7.4.2-20）

式中      ——角焊缝的惯性模量；

——角焊缝承受的弯矩；

——按焊缝有效截面计算，垂直于焊缝长度方向的正应力；

——正面角焊缝的强度设计值增大系数：对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构，；对直接承受动力荷载的结构，。

在各种力综合作用下，和共同作用处：

（7.4.2-21）

2）采用部分熔透焊缝时

计算公式同角焊缝计算公式，其中不焊透的对接焊缝有效厚度同角焊缝的计算高度。

7.4.3  当钢柱构件重心与临时措施形心不重合时，设计临时措施应考虑偏心的影响。

7.4.4  H型和箱型截面钢梁全焊接连接可采用翼缘法和腹板法。根据梁截面类型、梁翼缘宽度等按表4.3.2选择合适的连接方式。

表4.3.2  钢梁临时固定设置方式及适用范围

| 截面类型 | 临时固定方法 | 设置方式 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| H型截面 | 翼缘法 |  | 钢梁与钢梁搭接连接。 |
|  | 腹板法 |  | 钢梁与带悬臂的钢柱全焊接连接。 |
| 箱型截面 | 翼缘法 |  | 翼缘宽度≤300mm。 |
|  |  |  | 翼缘宽度>300mm |
|  |  |  | 钢梁与钢梁搭接连接。 |
|  | 腹板法 |  | 翼缘宽度≥450mm。 |

7.4.5  临时固定H型或箱型钢梁所用的码板应按下列公式进行强度和稳定性验算；临时连接应进行强度验算。

1  码板

图7.4.5  码板

1）强度计算

在剪力作用下，码板抗剪强度应按公式7.4.5-1计算：

（7.4.5-1）

式中      ——码板计算截面的截面面积；

——码板受到的剪力；

——钢材的抗剪强度设计值。

在弯矩作用下，码板抗弯强度应按公式7.4.5-2计算：

（7.4.5-2）

式中      ——码板计算截面作用的弯矩；

——码板计算截面的惯性模量；

——钢材的抗弯强度设计值。

在各种力作用下，计算点处的折算应力应满足下式要求：

（7.4.5-3）

式中      ——折算应力。

2）稳定性计算

码板的稳定性应满足公式7.4.5-4要求：

（7.4.5-4）

式中      ——码板的高度；

——码板的厚度；

——钢材的屈服强度。

2  焊缝

1）采用角焊缝时

焊缝在剪力作用下承受偏心弯矩作用。

剪力垂直于焊缝长度方向，在剪力作用下焊缝受到的正应力：

（7.4.5-5）

式中      ——角焊缝的计算高度；

——角焊缝的总计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去；

——焊缝受到的剪力；

——角焊缝在剪力作用下产生的正应力。

在偏心弯矩作用下焊缝受到的正应力：

（7.4.5-6）

式中      ——角焊缝的惯性模量；

——角焊缝承受的弯矩；

——角焊缝在弯矩作用下产生的正应力。

在各种力综合作用下，在交接点处焊缝的应力应满足：

（7.4.5-7）

式中      ——角焊缝的强度设计值；

——正面角焊缝的强度设计值增大系数。

2）采用部分熔透焊缝时

计算公式同角焊缝计算公式，其中不焊透的对接焊缝有效厚度同角焊缝的计算高度。

7.4.6  采用腹板法临时固定H型钢梁所用的临时零件应按下列公式进行强度和稳定性验算；临时连接应进行强度验算。

1  连接板

1）强度计算

承受剪力作用的连接板，其抗剪强度应按下式计算：

（7.4.6-1）

式中      ——连接板计算截面作用的剪力；

——连接板净截面面积；

——钢材的抗剪强度设计值。

2）稳定性计算

连接板的稳定性应满足下式要求：

（7.4.6-2）

式中      ——连接板的高度；

——连接板的厚度；

——钢材的屈服强度。

2  普通C级螺栓

图7.4.6  螺栓群

在剪力作用下每个螺栓受到的剪力：

（7.4.6-3）

式中      ——柱一端的螺栓个数；

——螺栓群受到的剪力；

——剪力作用下一个螺栓所承受的剪力。

在扭矩作用下螺栓受到的最大剪力：

（7.4.6-4）

（7.4.6-5）

式中     、 ——螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离，其中 和为最外侧螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离；

——螺栓群受到的扭矩；

、 ——在扭矩作用下一个螺栓所承受剪力的水平分力和垂直分力。

受力最大的螺栓所承受的剪力合力为：

（7.4.6-6）

式中       ——一个螺栓承受剪力的合力；

、 ——一个螺栓抗剪和承压承载力设计值；

——一个螺栓受剪承载力设计值和承压承载力设计值中的较小值。

7.4.7  箱型钢梁采用翼缘法临时固定所用的临时零件应按下列公式进行强度和稳定性验算；临时连接应进行强度验算。

1  夹板

1）强度计算

承受剪力作用的夹板，其抗剪强度应按下式计算：

（7.4.7-1）

式中      ——夹板的净截面面积；

——夹板计算截面作用的剪力；

——夹板计算截面的剪应力；

——钢材的抗剪强度设计值。

承受弯矩作用的夹板，其抗弯强度应按下式计算：

（7.4.7-2）

式中      ——夹板同一截面处绕轴和轴的弯矩；

——夹板对轴和轴的净截面模量；

——夹板在弯矩作用下受到的应力；

——钢材的抗弯强度设计值。

在各种力综合作用下，正应力和剪应力共同作用处应满足：

（7.4.7-3）

2）稳定性计算

夹板的稳定性应满足下式要求：

（7.4.7-4）

式中      ——夹板的宽度；

——夹板的厚度；

——钢材的屈服强度。

2  耳板

1）强度计算

承受弯矩作用的耳板，其抗剪强度应按下式计算：

（7.4.7-5）

式中      ——耳板计算截面作用的弯矩；

——耳板的净截面模量；

——耳板在弯矩作用下受到的应力；

——钢材的抗弯强度设计值。

在各种力作用下，计算点处的折算应力应满足下式要求：

（7.4.7-6）

式中      ——折算应力。

2）稳定性计算

耳板的稳定性应满足下式要求：

（7.4.7-7）

式中      ——耳板的高度；

——耳板的厚度；

——钢材的屈服强度。

3  焊缝

1）采用角焊缝时

剪力垂直于焊缝长度方向，在剪力作用下焊缝受到的正应力：

（7.4.7-8）

式中      ——角焊缝的计算高度；

——角焊缝的总计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去；

——角焊缝受到的剪力；

——角焊缝在集中力作用下受到的正应力。

在弯矩作用下焊缝受到的正应力：

（7.4.7-9）

式中      ——角焊缝的惯性模量；

——角焊缝受到的弯矩；

——角焊缝在弯矩作用受到的应力。

在各种力综合作用下，在交接处焊缝的应力应满足：

（7.4.7-10）

式中      ——角焊缝的强度设计值。

——正面角焊缝的强度设计值增大系数。

2）采用部分熔透焊缝时

计算公式同角焊缝计算公式，其中不焊透的对接焊缝有效厚度同角焊缝的计算高度。

4  螺栓

1）普通C级螺栓

在剪力作用下每个螺栓受到的剪力：

（7.4.7-11）

式中      ——梁一端的螺栓个数；

——螺栓群受到的轴心力；

——集中力作用下一个螺栓所承受的剪力。

在扭矩作用下螺栓受到的最大剪力：

（7.4.7-12）

（7.4.7-13）

式中     、 ——螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离，其中 和为最外侧螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离；

——螺栓群受到的扭矩；

、 ——扭矩作用下一个螺栓所承受剪力的水平分力和垂直分力。

受力最大螺栓所承受的剪力合力为：

（7.4.7-14）

式中       ——一个螺栓承受剪力的合力；

、 ——一个螺栓的抗剪和承压承载力设计值；

——一个螺栓受剪承载力设计值和承压承载力设计值中的较小值。

2）大六角头承压型高强度螺栓

计算方法同4.4节中介绍的大六角头承压型高强度螺栓。

7.4.8  根据现场施工方案，斜支撑连接分瞬时连接法和滞后连接法。瞬时连接法即临时固定后立即焊接斜支撑；滞后连接法即临时固定后待结构施工到一定结构层后再焊接斜支撑。深化设计过程中应根据施工方案考虑临时措施在施工过程中发挥的作用，合理设计临时措施。

7.4.9  钢板剪力墙临时连接措施设置应严格按照现场安装文件要求执行，必要时进行验算复核。

7.4.10  临时连接焊缝当临时零件板厚不大于16mm时宜采用双面角焊缝或部分熔透焊缝，焊脚高度或熔深根据计算和构造要求确定；当临时零件板厚大于16mm时宜采用全熔透二级焊缝，可认为与母材等强，不用计算。

## 第8章 设计深化图编制及表达

### 8.1 一般规定

8.1.1 钢结构设计深化图应是根据国家规范、标准图集、制作安装工艺及其它相关资料对原结构设计施工图进行钢结构专业深化完善后的完整图纸，用于报业主、原设计单位、监理、总承包等相关单位审核，作为钢结构加工和安装详图设计的指导依据。

8.1.2 钢结构设计深化图又称深化设计图，内容应包含深化设计图纸目录、深化设计总说明、深化设计节点通图、深化设计焊接通图、深化设计分段（分片）图、深化布置图以及构件清单、材料清单、螺栓清单报表等一系列内容。

### 8.2 深化设计图表达

钢结构深化设计图的表达应简洁清晰，应能准确清晰的体现钢结构的设计技术要求，应能准确表达出构件之间的连接关系、构件现场分段位置及连接节点等。深化设计图中构件定位及放样尺寸应准确无误，构件分段和节点连接应清晰合理，保证工厂加工及工地安装能顺利实施。各类深化设计图的表达要求如下：

8.2.1  深化设计图纸目录是单项工程所有图纸的汇总，须有标题及分列内容。标题应清楚写明工程名称及分项内容等。分列内容一般应包含序号、图号、图纸内容、图幅、张数、首次发图日期、图纸最终版本号、升版日期等。分列内容宜按照图号排序。

8.2.2  深化设计总说明是深化设计图的指导原则和实施准则，是指导工厂加工和工地安装的关键，应包含以下内容：工程概况、深化设计依据、设计荷载取值、材料要求、构件制作及质量要求、焊缝等级要求、安装要求、视图表达及安装方向、涂装要求、构件材料截面图例说明、构件及零件编号规则说明等内容。深化设计总说明应做到内容正确全面、条理清晰、简洁明确。

8.2.3  深化设计节点通图是依据施工图的设计原则，针对原设计图纸中要求的节点样式进行实际放样后的结果体现。深化设计节点通图应全面体现各种类型的节点连接细节，主要用于原设计审核深化设计成果及指导钢结构加工详图和安装详图的设计。通过节点通图应能复核项目中所有节点的深化放样是否严格遵循原结构设计图及规范图集的要求、节点放样是否完整准确等，也能验证原设计节点形式对于工厂加工和工地施工的可行性和便利性等。

深化节点通图的图面应排列有序，内容表达清晰完整，且按比例绘制。单个节点通图内容应包含主次构件相对位置关系及截面规格、节点板规格、焊缝标注、螺栓规格排列方式及螺栓直径等内容。对于复杂的空间节点放样，应清楚标明各构件之间的相互连接关系及构造特点，以及节点在整个结构的相对位置关系，即应标出轴线标号、相关定位尺寸、主要控制标高、构件编号或截面规格、节点板厚度及加劲肋做法等内容。

8.2.4  深化设计焊接通图

深化设计焊接通图是指导工厂加工和工地安装的焊接准则，是深化设计总说明中焊缝等级及要求的图形化体现。焊接通图应严格依据施工图及规范要求，将施工图中对构件本体及各类连接节点焊缝的要求说明等内容，按照相同结构形式或节点类型排列的方式深化为工厂或者工地宜于理解和方便识图的图形排列。焊接通图是加工详图和安装详图中焊缝标注的具体指导，是指导工厂编制焊接工艺的核心准则。焊接通图内容应包含焊制构件本体、节点板、工地拼接节点等的焊缝形式及焊缝等级的图例及说明，主要表达内容及要求如下:

1  焊接通用图应对设计施工图中涉及的所有类型焊接技术要求按照分类排列后详细标注，不能有遗漏；

2  焊接通用图的表达应分类清晰，宜根据构件类型排序，方便查找；

3  对于重型、大型钢结构，应明确工厂制作单元和工地拼装焊接的位置，标注工厂制作或工地安装焊缝。

8.2.5  深化布置图用于原设计审核深化设计成果及指导加工详图和安装详图绘制，应按照构件为最小单元绘制。通常包括构件分段（分片）布置图、地脚锚栓布置图、各楼层构件平面布置图、屋面布置图、立面图、剖面图、局部大样图、连接节点的索引编号图等内容。主要表达内容及要求如下:

1  深化分段（分片）布置图应体现单项工程各类型构件的详细现场分段（分片）信息，应包含划分位置、临时连接措施、起吊连接等，并配以分段（分片）的构件重量、尺寸限制的信息；

2  深化布置图应根据工程实际情况灵活分布，表述清晰准确，构件作为最小单元按比例绘制，构件定位尺寸标示清楚完整；

3  深化布置图宜与原设计施工图表达内容相互对应，方便原设计审核校对；

4  项目平面布置比较复杂、柱网不太规则或立面高低错落时，为表示整个结构体系的全貌，宜绘制纵横立面图表达结构的外形轮廓、相关尺寸和标高、纵横轴线编号、跨度和高度尺寸。剖面宜选择有代表性的或需要特殊表示清楚的地方；

5  高层钢结构原则上各层都要绘制平面布置图，若有标准图时则可合并绘制。当高层建筑采用钢与混凝土混合结构时，可只表示型钢部分及其连接；

6  钢结构楼梯和围护系统宜分别编制专门的布置图和相关节点图，与主要平面、立面配合使用；

7  现场焊接部位须在布置图中明确表示，防止现场安装遗漏；

8  每张布置图中应提供本图中构件的详细信息表，直观表达构件编号、构件主零件规格及长度、数量、外形尺寸和重量等信息。

### 8.3 设计报表

设计报表也是深化设计图中的重要一环。一个钢结构单项工程的设计报表应包含构件清单、材料清单、螺栓清单等内容，用于指导设计成果审核、工程管理等。

8.3.1  构件清单即单项工程所有构件明细汇总表。主要分列内容应包含构件编号、构件类型、构件中主零件长度及规格、构件数量、构件重量以及构件表面积等必须的信息。构件清单宜按照构件编号排序表格中所有数据。

8.3.2  材料清单即单项工程材料用量明细汇总表。主要分列内容应包含材料规格、长度、材质、数量、表面积、重量等必须的信息。并按构件分类或材料规格给出汇总表，便于材料采购、加工下料和施工管理。材料清单宜按照材料规格排序表格中所有数据。

8.3.3  螺栓清单即单项工程螺栓全部用量明细汇总表，含工地螺栓和工厂螺栓。螺栓清单主要分列内容应包含螺栓直径、类型、数量、长度等必须的信息。螺栓清单宜按照螺栓规格排序表格所有数据。

## 第9章 施工详图编制及表达

### 9.1 一般规定

9.1.1  施工详图编制应符合设计图、设计深化图以及加工和安装工艺的要求，并应符合《钢结构设计规范》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工规范》GB 50755及相关规范、规程的规定。

9.1.2  施工详图是指导钢结构构件制造和安装、编制制造和安装计划及作业指导书的主要文件，也是工程决算的重要依据和工程竣工后的存档资料。

9.1.3  施工详图应由具有相应施工资质的钢结构加工单位或相应设计资质的设计单位编制；对不具备相应施工资质的加工单位绘制的施工详图应经具有相应施工资质的钢结构加工单位或相应设计资质的设计单位审核批准。施工详图的编制人员应具有相应的编制能力。

9.1.4  施工详图编制的依据是合同、设计图、设计深化图、工艺文件、焊接工艺评定文件、安装方案以及各种设计变更单等。

9.1.5  施工详图编制时采用的图幅、图线、线宽、字体、比例、符号、定位轴线图样画法、尺寸标注等均应符合国家现行标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001、《建筑制图标准》GB/T 50104和《建筑结构制图标准》GB/T 50105的规定。

9.1.6  施工详图中焊缝的坡口尺寸应符合国家现行标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定，并满足焊接工艺评定的要求。

9.1.7  施工详图所采用的常用型钢、螺栓、螺栓孔及电焊铆钉标注方法等均应符合国家现行标准《建筑结构制图标准》GB/T 50105的规定，并满足设计图要求。

9.1.8  施工详图中常用焊缝的表示方法应符合《建筑结构制图标准》GB/T50105和《焊缝符号表示法》GB324的规定。在图样上标注焊缝时可以只标注基本符号和指引线，其它内容可在焊接工艺文件中明确。

9.1.9  施工详图应采用正投影法绘制，应优先采用第一角投影法，也可按合同约定采用其它投影法（如第三角投影法）。当采用其他投影法绘图时应在图纸中表明投影关系。

### 9.2 施工详图编制流程

9.2.1  施工详图编制前的准备工作应符合下列要求：

1  施工详图编制人员应对收到的合同、设计图、设计深化图以及各种技术文件进行仔细核对和认真阅读；对图纸或文件中的矛盾或错误应以书面联系单的形式反馈给设计图或设计深化图的编制单位及建设单位、监理单位和施工单位等；应在解决错误或矛盾后方可进行施工详图的编制。

2  应由建设单位或施工单位组织进行技术交底，对交底内容应做好记录，必要时应形成书面的交底会议纪要；记录或纪要应由参会人员签字确认。

3  应根据设计图、设计深化图以及设计交底资料和合同中规定的技术标准，并依照相应规范、规程和工艺文件制定《加工详图编制准则》。

9.2.2  施工详图的编制要求应符合下列规定：

1  应根据工程特点选用相应的施工详图编制软件，并对所用软件进行准确度和精确度测试。

2  编制人员应按《施工详图编制准则》的规定进行编制和绘图，施工详图的图面应统一。

3  在施工详图编制过程中，对发现的图纸错误或不明确的内容，应以书面形式反馈给设计图或设计深化图的编制单位进行答疑，并按答疑确定的要求进行编制。

4  施工详图和模型应经具有相应能力的校对、审核人员校对、审核，校对、审核人员应根据模型、施工详图的质量情况加注校对意见和修改要求，并填写校对、审核记录单。

5  经审核无误的图纸应由项目总工或项目技术负责人审查批准。

6  经批准的施工详图，当合同有规定时，应按合同要求的规定分批交建设单位或建设单位指定的设计院、监理工程师审核确认。当无合同规定时，可直接发放车间进行加工。

9.2.3  施工详图的更改应符合下列规定：

1  对非原则性的、较小的施工详图更改可采用编制《施工详图更改通知单》的方式，直接在通知单中说明更改内容，不需重新出加工详图。

2  对由设计图、设计深化图或设计变更引起的原则性的、较大的修改，应更换加工详图版本。换版的施工详图应按编制流程重新编制、校对、审核、批准和确认。

3  施工详图换版时应写明修改原因、圈出修改部位、版本号以及回收旧版本加工详图的要求。

9.2.4  施工详图编制流程应符合图9.2.4的规定。

图9.2.4 施工详图编制流程

### 9.3 加工详图的表达

9.3.1  加工详图应包括材料采购清单和加工详图图纸。

9.3.2  在材料采购清单中应注明待采购材料的材质、尺寸、规格、型号、数量、重量以及厚钢板Z向性能要求、产地要求等，并应包括材料损耗率(包括复检抽样需要的材料)和其他特殊要求。

9.3.3  加工详图的图纸内容应包括目录、加工详图总说明、焊缝通用图、构件加工详图、零件加工详图、材料表和螺栓表等。

9.3.4  目录内容应包含加工详图图名、图号、版本号、备注栏以及绘制日期。

9.3.5  加工详图总说明应根据设计图总说明、设计深化总说明和安装方案要求编写，内容应包含工程概况、设计依据、材料、焊接、焊缝质量等级、高强度螺栓摩擦面抗滑移系数、预拉力、构件加工、预拼装、防腐涂装、防火涂装、安装等要求及注意事项等。

9.3.6  焊缝通用图内容应包含手工焊、二氧化碳气体保护焊、埋弧焊以及现场焊接的焊缝形式、构件或节点连接焊缝构造图，应对每种焊缝形式进行统一编号，并应与构件加工详图中索引的焊缝形式对应。

9.3.7  构件加工详图应包括节点大样详图和杆件大样详图。

9.3.8  零件加工详图应包括各零件的制作成型详图。

9.3.9  材料表应包含构件、零件和与之相对应的规格、数量、重量和材质信息。材料表应随构件详图一起编制。

9.3.10  螺栓表应包含螺栓的等级、直径、长度、数量以及所连接的构件，是计算螺栓数量的重要依据。螺栓表应随后安装的构件一起编制。

9.3.11  锚栓及预埋件加工详图应符合下列规定：

1  锚栓加工详图宜以单根构件的锚栓群为单位进行绘制，并对不同类型分别进行编号。

2  锚栓之间应根据施工现场实际情况进行定位固定，宜采用固定支架或定位模板进行固定。

3  锚栓加工详图应明确锚栓的规格、材质、螺纹长度、锚固长度、总长度、端部的锚固类型以及与螺纹连接处的双螺母规格。

4  预埋件加工详图应明确锚板的厚度、尺寸、材质，明确锚筋的规格、材质、数量、锚固长度、端部锚固类型以及与锚板的连接焊缝形式。

9.3.12  构件加工详图应符合下列规定：

1  构件加工详图应采用中实线绘制可见的构件轮廓线或剖到的可见轮廓线，采用中虚线绘制不可见的构件轮廓线或剖到的不可见轮廓线。

2  每个构件的编号应用粗线标注在图形下方，图纸内容及深度应能满足加工要求，并应包含以下内容：

1）构件的定位尺寸及几何尺寸；

2）标注所有组成构件的零件间的相互定位尺寸及连接关系；

3）标注所有零件间的连接焊缝符号和零件上的孔、洞及其相互关系尺寸；

4）标注零件的切口、切槽、裁剪的大样尺寸；

5）构件上零件编号及材料表；

6）有关本图构件制作的说明(相关布置图号、制孔要求、焊缝要求等)。

3  尺寸标注应符合图9.4.3-1的要求。加工详图的尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止点(45°短斜线)组成；尺寸单位除标高以m为单位外，其余尺寸均以mm为单位，且尺寸标注时不再书写单位。一个构件的尺寸线一般为三道，由内向外依次为：加工尺寸线、装配尺寸线、安装尺寸线。

当构件图形相同，仅零件布置或构件长度不同时，可用一个构件图形及多道尺寸线表示A、B、C……等多个构件，但最多不超过5个。

图9.4.3-1  构件详图的尺寸线表示

4 构件的图形应按实际位置绘制，绘制时构件的主视图应与构件平面布置图中明确的构件主视图方向一致；必要时可采用顶视、底视或侧视图等作为补充投影，也可另剖剖面图表示。

5 构件图形一般应选用合适的比例绘制(1:10、1:15、1:20、1:50等),对于较长、较高的构件，其长度、高度和截面尺寸可用不同的比例绘制。

6 构件中每一零件均应编零件号，相反零件可用相同编号，但需在材料表中的正反栏内注明。材料表中应注明零件规格、数量、重量及制作要求(如刨边、端铣、热处理等)。对焊接构件的重量宜在材料表中增加构件重量1.5%～3.0%的焊缝重量。

7 对夹角、斜尺寸应注明其斜度。

8 当构件由多段弧形构成时，应分别注明每一段弧形尺寸相对应的曲率半径。

9 构件间由节点板相连时，应注明节点板与构件的位置尺寸及相连的构件号、螺栓孔中心与几何中心线交点的距离，以及在节点板连接孔中心线上注明斜度，见图9.4.3-2。

图9.4.3-2 节点板相连构件关系尺寸的标注

9.3.13  对设计需要起拱的屋架、桁架及其他结构，在加工详图设计时应按起拱后的几何尺寸及杆件长度绘制详图；对工艺需要起拱的H型钢梁、箱型梁等单根构件可在加工详图中注明起拱值，由车间下料或组装时起拱，但应保证与之连接构件的端部对接口尺寸满足要求。

9.3.14  对复杂、异型构件或节点的加工详图，当采用平面尺寸无法标注表示时，可采用在构件或零件上建立局部坐标系，用三维坐标来表示成型的零件或构件的空间位置关系。

9.3.15  构件涂装范围可用文字说明，对涂装情况复杂的构件应在加工详图上标注涂装范围尺寸。

### 9.4 安装详图的表达

9.4.1  安装详图应包括目录、现场焊缝通用图、构件布置图、涂装布置图、构件表、现场连接节点图等。

9.4.2  目录内容应包含安装详图图名、图号、版本号、备注栏以及绘制日期。

9.4.3  现场焊缝通用图内容应包含现场焊接的焊缝形式、构件或节点连接焊缝构造图，应对每种焊缝形式进行统一编号，并应与现场连接节点图的焊缝形式对应。

9.4.4  构件布置图应以同一类构件系统(如屋盖、刚架、吊车梁、平台等)为绘制对象，将编上号的所有构件一一对应布置在本系统的平面、立面和剖面图中。布置图应包含各构件的位置、轴线关系、标高以及层高表等。

9.4.5  涂装布置图根据设计图防火涂装、防腐涂装要求，在构件布置图基础上进行涂装分类，并对分类后的构件在布置图上进行颜色区分。也可采用报表分类方式将同一布置图内构件进行涂装分类，涂装分类报表应随构件布置图一起编制。

9.4.6  构件表的内容应包含构件名称、构件编号、数量、单重、总重以及备注栏。

9.4.7  现场连接节点图应包括节点连接方式、焊缝要求、连接尺寸及标高等。

9.4.8  构件布置图的绘制应符合下列规定：

1  绘制结构的平面、立面布置图时，构件以粗单线或简单外形图表示，并在其旁注明编号；对布置统一的同号构件，可以用指引线统一注明编号。

2  构件编号一般宜标注在表示构件的主要平、剖面上，在同一张图上同一构件编号不宜在不同图形中重复标注。

3  构件布置图中应有明确的轴线号、主要的轴线定位尺寸、标高等，明确整个结构物与轴网的关系，对槽钢、C型钢、角钢等有朝向的构件，应标示肢背方向。多高层结构的布置图宜带层高表。

4  构件布置图中应注明构件与构件、构件与节点之间的连接关系，并应注明构件的安装方向及定位要求。

5  构件平面布置图中应有构件主视图方向的明确标记，构件的主视图方向应统一，并应与绘制构件加工图时构件的主视图方向一致。

6  构件立面布置图中应注明构件在整个结构物中的标高位置。

7  布置图可用1:100、1:200等比例绘制。

8  布置图和剖面图可利用对应关系、对称关系、转折剖面以及索引等来简化图形绘制。

9.4.9  对空间结构的预拼装、安装详图，宜采用三维坐标来表示构件的空间位置关系。

## 第10章  设计质量保证

### 10.1  一般规定

10.1.1  钢结构工程深化设计应严格按照由设计院签字并盖章的正式的钢结构施工蓝图（包括工程实施过程中的结构设计变更单），以及合同和设计图指定的设计规范、国家现行标准和规范及其他专业的技术要求等进行。

10.1.2  钢结构工程深化设计应满足钢结构工程设备和材料采购、制造、运输、安装及使用的需要。

10.1.3  钢结构工程深化设计准备阶段，应按规定组织编制设计策划文件，作为设计的依据，设计策划文件的内容应包括：

1  划分工程设计的阶段（如设计深化图阶段、加工详图阶段等）；

2  设计项目组人员组成、职责和权限（项目设计经理、设计、校对、审批人等）；

3  设计各阶段设计评审、验证和确认活动的安排及进度要求，确定各阶段活动的责任人；

4  根据项目设计的特点，规定设计阶段和互相沟通的方式（文件、计算机网络、会议等）和主要内容（如项目管理信息或设计条件等）。

10.1.4  对设计依据（包括建设方提供的钢结构施工图、设计文件资料、设计基础资料、工程建设标准、规范、计算机软件和法律、法规等）的充分性、有效性、完整性和正确性应进行设计输入的评审，并保存设计输入评审的相关记录。

10.1.5  设计单位应根据项目的特点及相应规范编制单项目的钢结构深化设计准则。

10.1.6  设计单位应组织经验丰富的专业深化设计及校核工程师进行深化设计，并按项目深化设计准则的规定进行设计和绘图，以保证深化设计图的正确性和统一性。

10.1.7  设计过程中应建立深化设计例会制度，及时有效地协调工程施工过程中的各项工作，提出问题，分析原因，研究对策。

10.1.8  在设计过程中应对设计的阶段成果进行系统的评价，识别存在的问题并采取相应措施，一般可通过设计评审会形式评审；评审的内容应包括制造、安装的可行性等；设计评审会议应做出总体评审结论，并形成设计评审报告。

10.1.9  对设计评审会上提出的问题或进一步验证的要求，若不能在评审会上得出结论的，应做出落实验证的安排，并形成设计验证报告。

10.1.10  建设方提出设计更改时，深化设计单位应对更改的必要性、合理性和可行性进行评审，更改评审应包括评价更改对正进行中的深化设计和已完成的深化设计图纸的影响。

10.1.11  深化设计单位对结构的任何修改和变动都应经过监理、设计和建设方的最终审查和批准。

### 10.2  设计校核

10.2.1  深化设计图校核的依据

1  国家有关法律、法规；

2  合同规定的相关条款；

3  钢结构施工蓝图；

4  设计图指定的设计规范、国家现行标准和规范。

10.2.2  深化设计图审核的组织

深化设计单位应组织经验丰富的专业校核工程师进行项目钢结构深化设计审核工作。

10.2.3  深化设计图审核的程序

1  设绘人员必须按照设计准则的规定进行设计和绘图，对详图种的结构尺寸、焊接形式及图面标识等进行自查。

2  设绘人员设计并自查后的施工详图，必须经专业的校核人员校对审核，应有书面的校对记录。

3  对于采用建模软件进行施工详图设计的校对审核，由熟悉软件的专业校核人员对模型进行校对，应有书面的模型校对记录。

4  经校核人员审核无误的图纸，应报设计单位设计责任工程师审查批准，主要审查范围为：

1)  重要、特殊部位结构的合理性和经济性；

2)  重要、特殊部位构件的工艺可行性。

5  经设计单位设计责任工程师审查无误的图纸，应由设计人员、校核人员和批准人员在设计底图上签字。

10.2.4  深化设计图审核的重点内容：

| 阶段 | 校核重点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型校核 | 结构尺 寸 | 1 | 柱底标高； |
|  |  | 2 | 柱断点标高； |
|  |  | 3 | 柱截面、材质和方向； |
|  |  | 4 | 各层标高； |
|  |  | 5 | 平面构件定位尺寸； |
|  |  | 6 | 平面构件截面、材质和方向； |
|  |  | 7 | 立面构件定位尺寸； |
|  |  | 8 | 立面构件截面、材质和方向； |
|  | 连接节 点 | 9 | 柱脚节点(标高、柱底板板厚及材质、锚栓直径等)； |
|  |  | 10 | 上下节柱连接节点(垫板、连接耳板、螺栓等)； |
|  |  | 11 | 相邻区域的连接节点的标高定位等参数； |
|  |  | 12 | 单剪节点中连接板的偏向； |
|  |  | 13 | 连接节点中连接板的板厚、材质、外形尺寸； |
|  |  | 14 | 连接螺栓的直径； |
|  |  | 15 | 连接板螺栓开孔直径； |
|  |  | 16 | 螺栓附加长度； |
|  |  | 17 | 加工及安装过程中安全性节点的设置； |
|  |  | 18 | 对模型进行全面的碰撞检查，包括螺栓。 |
|  | 其他 | 19 | 模型中自定义的截面的单重、截面积的设置；其它参数清空为零。 |
|  |  | 20 | 模型中各类螺栓的标准选择。 |
| 图纸校核 | 深化图、构件图、 零件图 | 1 | 结构尺寸的正确性； |
|  |  | 2 | 材料选用的正确性； |
|  |  | 3 | 材料表中数据的正确性； |
|  |  | 4 | 图面标识的统一性； |
|  |  | 5 | 图面标记的正确性； |
|  |  | 6 | 焊接形式、焊接要求标识的完整性和正确性； |
|  |  | 7 | 构件涂装范围标注的正确性。 |

### 10.3  设计审批

10.3.1  提交审批的图纸范围是设计深化图。

10.3.2  审批程序

1  设计单位经审核批准的深化图，合同(协议)有规定时，应按合同(协议)的规定，提交总包、业主或业主指定的设计院认可。

2  根据深化设计计划，分阶段报批深化设计成果，当某一批深化设计完成后，设计单位向相关审批单位（业主、设计院、总承包、安装、监理）进行送审工作；第一次提交送审原则上以电子版图纸或A3白图的形式提交。

3  审批单位应出具书面的审核意见提交设计单位。

4  审批合格的深化图由设计单位打印硫酸底图提交审批单位签字后方可晒印蓝图发放；审批不合格的深化图，设计单位收到审查意见后，必须及时修订校核后，将修改完善的图纸再次提交相关审批单位审核，直至审批合格后方可打印硫酸底图提交审批单位签字并晒印蓝图发放。

5  图纸会签及审批程序如下：

10.3.3  各审批单位审批内容

1  钢结构安装单位及总承包确认的内容包括：深化图中构件的分段及焊接空间等是否满足现场吊装和焊接要求；构件现场安装措施、现场安装对接节点形式，以及与土建相关连接节点（钢筋连接器、连接板、灌浆孔、透气孔等）是否满足现场要求。

2  设计院对深化图是否符合施工图要求进行确认；特别是对构件分段及重要节点方案的确认；以及构件定位（平面和立面）、截面、材质及节点（断点位置、形式、连接板、螺栓等）等的确认。

3  业主确认深化设计是否按照设计及总包要求执行，并对深化设计提出相应的修改意见。同时业主应协调各方，确保深化设计审批工作顺利进行。

10.3.4  设计单位对深化图的设计质量负责，审批单位对深化图的审核不免除设计单位对深化图的质量责任。

10.3.5  各审批单位出具的书面确认单应予以归档。

## 第11章  设计文件管理

### 11.1  一般规定

11.1.1  设计文件包括设计图纸、设计变更、设计过程相关记录、审批意见、工程洽商及其他相关设计文件。

11.1.2  各项目应设置专职人员负责设计文件的收发、登记、保管、整理和归档。

11.1.3  对设计文件内容、格式、技术标准及提交份数做统一规定，设计过程中严格按此规定编制设计文件。

11.1.4  设计文件的签署栏目一般为编制、审核、批准，必要时可增加会签等其它栏目。编制、审核、批准和会签栏必须由不同的人签署。一般设计文件可仅签“编制”和“审核”栏，设计图纸、设计准则等关键设计文件，“批准”栏必须要有签署。

### 11.2  过程记录

11.2.1  深化设计过程中应包括但不限于以下记录：

| 阶段 | 记录 |
| --- | --- |
| 策划阶段 | 设计策划书 |
|  | 单项工程深化设计计划 |
| 设计输入阶段 | 外来设计文件资料清单 |
|  | 技术问题澄清单 |
|  | 交底会议纪要 |
|  | 项目钢结构深化设计准则 |
|  | 设计输入评审报告 |
| 设计输出阶段 （设计及校核） | 模型校核记录 |
|  | 深化设计图纸校核记录 |
|  | 设计协调会会议纪要 |
|  | 设计联络单（问题澄清单） |
| 设计评审验证确认阶段 （图纸交付及发放） | 设计评审报告 |
|  | 设计验证报告 |
|  | 图纸报审单 |
|  | 审核意见单 |
| 设计服务 | 施工交底记录 |
| 设计变更 | 设计变更评审报告 |
|  | 设计变更通知单 |
| 设计竣工阶段 | 设计总结 |

11.2.2  各阶段的记录应进行编号整理。

### 11.3  图纸发放

11.3.1 设计单位将经各方确认签字的施工详图底图根据实际需求量晒印施工详图蓝图，受控发放，并做好发放记录。发放范围包括业主、总包、安装、监理及加工制作单位等。

11.3.2  接收单位应对接收的施工详图蓝图做好图纸接收台帐，标清图纸种类、册数、份数、时间等信息。

11.3.3  生产现场使用的施工详图因损坏、污染不清需要更换时以及遗失补发，需按原领用途径重新进行登记。

11.3.4  施工详图一经发放不再回收，图纸升版后，老版本图纸失去时效自动作废。

### 11.4  资料归档

11.4.1  归档资料的范围

1  设计深化图竣工图；

2  施工详图竣工图；

3  设计计算书及电算资料；

4  项目设计模型；

5  工程深化设计过程中形成的设计文件资料：

1)  建设单位提供的全部设计基础资料，原始资料，包括结构设计施工图及设计修改通知单；

2)  工程设计施工过程中与建设单位沟通形成的相关文件、图纸、资料、来往公文与函电、设计过程中的交底会审纪要以及与工程有关的会议纪要。

11.4.2  资料归档办法

1  设计深化图竣工图及设计计算书与电算资料由施工单位向建设单位档案管理机构移交；

2  加工详图竣工图、项目设计模型及工程深化设计过程中形成的设计文件资料由施工单位向本单位档案管理机构移交。

11.4.3  归档资料的要求

1  文件归档整理应执行《建设工程文件归档整理规范》（GB／T50328-2001）、《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2000)、《技术制图复制的折叠方法》（GB/10609.3-89）等规范的规定。

2  设计文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。

3  设计文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

4  设计文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4、A3 幅面；图纸宜采用国家标准图幅。

5  设计文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是最新版本的蓝图。

6  所有竣工图均应加盖竣工图章；竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监；竣工图章尺寸为：50mm*80mm；竣工图章应使用不易褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。