中国工程建设协会标准

摆锤敲入法检测砖与砂浆抗压强度技术规程

Technical specification for testing compressive strength of brick and mortar

by pendulum bob knock resistance method

- CECS *** : 2018

（征求意见稿）

中国工程建设协会标准

摆锤敲入法检测砖与砂浆抗压强度技术规程

Technical specification for testing compressive strength of brick and mortar by pendulum bob knock resistance method

- CECS *** : 2018

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2018年××月××日

中国计划出版社

2018  北 京

前 言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2017]014号《关于印发中国建设标准化协会2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划的通知》要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 检测仪器；4 检测技术；5砖与砂浆抗压强度计算；6 检测报告；附录A 砖抗压强度摆锤敲入检测记录表；附录B砂浆抗压强度摆锤敲入检测记录表；附录C砖与砂浆专用测强曲线制定方法。

本规程由中国工程建设标准化协会砌体结构专业委员会CECS/TC179归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司（北京市北三环东路30号，邮政编码：100013；电子信箱：yhj2008@sina.com）负责解释。在使用中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料径寄解释单位。

主编单位： 中国建筑科学研究院有限公司

中建土木（北京）工程检测鉴定中心

参编单位： 安徽省建筑科学研究设计院

浙江省诸暨市宏泰建设工程检测所

广西壮族自治区建筑工程质量检测中心

湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

山东鲁勘工程检测鉴定有限公司

贵州中建建筑科研设计院

新疆巴州建设工程质量检测中心

北京海创高科科技有限公司

北京科电瑞德科技有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目次

1 总则………………………………………………………………………………1

2 术语和符号……………………………………………………… ………………2

2.1 术语……………………………………………………………………………2

2.2 符号……………………………………………………………………………2

3检测仪器 …………………………………………………………………………4

3.1 技术要求………………………………………………………………………4

3.2 校准与保养……………………………………………………………………5

4 检测技术 …………………………………………………………………………6

4.1 一般规定………………………………………………………………………6

4.2 摆锤敲入法检测………………………………………………………………7

5砖与砂浆抗压强度计算 …………………………………………………………9

6检测报告…………………………………………………………………………12

附录A 砖抗压强度摆锤敲入检测记录表 ……………………………………… 13

附录B 砂浆抗压强度摆锤敲入检测记录表………………………………………14

附录C砖与砂浆专用测强曲线制定方法 …………………………………………15

本规程用词说明…………………………………………………………………… 18

引用标准目录………………………………………………………………………19

附：条文说明……………………………………………………………………… 20

- Contents

1 General Provisions…………………………………………………………………1

2 Terms and Symbols ……………………………………………………………… 2

2.1 Terms………………………………………………………………………… 2

2.2 Symbols……………………………………………………………………… 2

3 Testing Instruments ……………………………………………………………… 4

3.1 Technical Requirements…… …………………………………………………4

3.2 Adjusting and Maintenance……………………………………………………5

4 Testing Technology…………………………………………………………………6

4.1 General Requirements…………………………………………………………6

4.2 Testing of Pendulum Bob Knock Resistance………………………… ……………7

5 Calculation of Compressive Strength for Masonry Brick and Mortar ………………9

6 Testing Report ……………………………………………………………………12

Appendix A  The Testing Record Table for Compressive Strength of Brick… … 13

Appendix B  The Testing Record Table for Compressive Strength of Mortar… … 14

Appendix C  Method of Formulating for Special Curve of Testing Strength for Masonry Brick and Mortar…………………………………………………………… 15

Explanation of Wording in This Specification………………………………………18

List of Quoted Standards……………………………………………………………19

Addition:Explanation of Provisions…………………………………………………20

1 总则

1.0.1  为了规范摆锤敲入法检测砖与砌筑砂浆抗压强度的方法，保证砌体工程现场检测的质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于砌体工程中烧结普通砖和砌筑砂浆抗压强度的现场检测。本规程不适用于遭受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砖与砂浆的检测。

1.0.3  采用摆锤敲入法检测砖与砌筑砂浆抗压强度，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

- 2.1 术语

2.1.1 摆锤敲入法检测 test of pendulum bob knock resistance method

采用摆锤将测钉敲入砌体结构的砖或砂浆中，根据测钉敲入砖或砂浆的深度及已建立的测强曲线，换算砖或砂浆抗压强度的检测方法。

2.1.2 测区 test zone

在一个检测单元内，随机布置的一个或若干个检测区域。

2.1.3 测点 test point

在一个测区内，按摆锤敲入法检测要求，随机布置的若干个检测点。

2.1.4 测孔 pin hole

摆锤敲入试验时，测钉在砖或砂浆表面上所形成的孔。

2.1.5 砖抗压强度换算值conversion value of brick compressive strength

由砌体结构构件的砖敲入深度平均值通过测强曲线计算得到砖抗压强度值。

2.1.6 砂浆抗压强度换算值conversion value of motor compressive strength

由砌体结构构件的砂浆敲入深度平均值通过测强曲线计算得到砌筑砂浆抗压强度值。

- 2.2 符号

di——第i 个测点的敲入深度值；

mf1c——同批构件砖抗压强度换算值的平均值；

f1,jc——第j个构件的砖抗压强度换算值；

sf1c——同批构件砖抗压强度换算值的标准差；

δf1c——同批构件砖抗压强度换算值的变异系数；

f1,ec——砖抗压强度推定值；

f1k——同一检测批的砖抗压强度标准值；

mf2c——同批构件砂浆抗压强度换算值的平均值；

f2,jc——第j个构件的砂浆抗压强度换算值；

sf2c——同批构件砂浆抗压强度换算值的标准差；

δf2c——同批构件砂浆抗压强度换算值的变异系数；

f2,ec——砂浆抗压强度推定值；

f2,e1c——砂浆抗压强度推定值之一；

- f2,e2c——砂浆抗压强度推定值之二；

f2,minc——同批构件中砂浆抗压强度换算值的最小值。

- 3  检测仪器

- 3.1 技术要求

- 3.1.1 摆锤敲入法检测砌筑砖与砂浆抗压强度使用的仪器应包括摆锤敲入仪和数字式深度测量表（以下简称深度测量表）

3.1.2 摆锤敲入仪应由锤头、摆杆、悬臂、竖板、测钉、测钉座、调节螺丝、水准泡、激发杆等组成（图3.1.2）。

图3.1.2 摆锤敲入仪构造示意图

1－锤头；2－摆杆；3－轴承；4－悬臂； 5－竖板； 6－测钉；

7－测钉座；8－激发杆；9－水准泡；10－调节螺丝；11－限位销；12－把手

3.1.3 摆锤敲入仪和深度测量表必须具有产品合格证及经校准后符合测试要求的校准证书，并应在摆锤敲入仪的明显位置标注：名称、型号、制造厂名、商标、生产日期及出厂编号等。

3.1.4 摆锤敲入仪应满足下列技术要求：

1锤头重量为2kg；

2 摆杆长度为194mm，直径为10mm；

3 轴承到锤头中心的距离为223mm；

4 摆动角度为175°；

5 敲入的能量为8.80J；

6测钉最大敲入深度为（16±0.10）mm。

3.1.5深度测量表（图3.1.5）应满足下列技术要求：

1最大量程不小于16.00mm；

2分度值为0.01mm。

1

7

2

3

4

5

6

图3.1.5  深度测量表示意图

1-数字式百分表；2-清零键；3-开关；4-扁头；5-尖测针；6-测量单位选择键；6-保持键

3.1.6 测钉宜采用工具钢制成，分为前端、过渡段与后端，前端应为平头，角部有一定弧度；前端长度应为16mm，直径应为4±0.05mm；过渡段长度应为4mm；后端长度应为40mm，直径应为6±0.05mm。

3.1.7 摆锤敲入仪和深度测量表使用时的环境温度应为-10℃~40℃。

- 3.2校准与保养

3.2.1 摆锤敲入仪当遇到下列情况之一时，应进行校准：

1新仪器启用前；

2达到校准周期；

3更换主要零件或对仪器进行过调整；

4检测数据异常；

5可能对检测数据产生影响时。

3.2.2 摆锤敲入仪校准有效期宜为3年，校准结果应符合本规程3.1.4条的要求。

3.2.3深度测量表上的百分表应经计量部门检定合格。

3.2.4摆锤敲入仪使用完毕后，应清除仪器上的污垢 、灰尘，将仪器平放在干燥阴凉处。

3.2.5应对摆锤敲入仪的轴承进行定期擦洗，擦洗后应在轴承处涂抹润滑油。

- 4  检测技术

- 4.1 一般规定

4.1.1 开展现场检测工作时，应遵守国家有关安全、劳动保护和环境保护的规定，

应做到正确和安全操作。

4.1.2 用摆锤敲入法检测的砌体砖应符合下列要求：

1 砖为烧结普通砖；

2 砖为外观质量合格的完整砖；

3 砖的表面应干燥、清洁、平整；

4 砖的抗压强度为（5.0～30.0）MPa。

4.1.3 用摆锤敲入法检测的砌筑砂浆应符合下列要求：

1自然养护；

2龄期不应少于28d；

3砂浆的表面应干燥、清洁、平整，且砂浆不应凸于砌块以外；

4砂浆的抗压强度为（0.4～16.0）MPa。

4.1.4 检测砌体结构砖与砂浆抗压强度时，委托单位宜提供下列资料：

1建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位名称；

2工程名称、结构类型、有关图纸；

3原材料试验资料、砖品种、砂浆品种、砖设计强度等级、砂浆设计强度等级；

4施工日期、施工及养护情况；

5检测原因。

4.1.5 砌体结构砖与砂浆抗压强度的检测，可按单个构件或按检验批抽样进行检测。按检验批抽样检测时，应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级的砖或砂浆为一批，一个检验批抽样数不应少于6个构件。当一个检验批不足6个构件时，应对每个构件进行检测。

4.1.6 构件上测区、测点布置及测点数应符合下列规定：

1 测区宜选承重墙的可测面上，并应避开门窗洞口及预埋件等附近的墙体，墙面上测区面积宜大于0.5 m×0.5m；

２ 被检测的砖应为外观质量合格的完整砖，砖的表面应干燥、清洁、平整，不应有饰面层、粉刷层，必要时可用砂轮清除表面的杂物；

３ 被检测的水平灰缝应饱满，其厚度不应小于８mm，水平灰缝处不应有粉刷层、勾缝砂浆等；

４检测砖抗压强度时，应在所检测的砌体结构构件上选择10块砖，在每块砖面的中央布置1个测点；

5 检测砂浆抗压强度时，应在所检测的砌体结构构件上选择不少于５条水平灰缝，每条灰缝布置不宜多于２个测点，同一条灰缝上两相邻测点间的距离不宜小于100mm，一面墙的总测点数为10个。

- 4.2 摆锤敲入法检测

4.2.1 摆锤敲入法检测应按下列程序操作：

１将摆锤敲入仪竖板紧贴被测砌体，测钉座对准被测的砖或水平灰缝的中间，并使摆锤敲入仪的竖板处于铅直位置。当墙面不直时，尚需调整调节螺丝，使摆锤敲入仪上的水准泡居中。

２ 将测钉插入摆杆的测钉座中，测钉细端朝向测试面。

3将锤头提至最高处，双手紧压摆锤敲入仪的把手，确认水准泡居中后；双手拇指同时压激发杆，使锤头自由下落，将测钉敲入砌体构件的砖或砂浆中。

4.2.2每次敲入试验前，应清除测钉上附着的水泥灰渣等杂物，同时检查测钉有无弯曲，必要时核查测钉前端的直径。当测钉有弯曲或前端的直径超标时，该测钉就报废，应选用新的测钉。

4.2.3 敲入试验完成后，当测点处的砖或灰缝砂浆有开裂、缺损或测孔位于砖与砂浆交接处时，该测点应作废，另选测点进行补测。

4.2.4 敲入深度的测量应按下列程序操作：

1 开启深度测量表，将其置于钢制平整量块上，直至扁头端面和量块表面重合，使深度测量表的读数为零，见图4.3.4。

2 将测钉拔出，如测孔内有异物，可用橡皮吹风器将测孔中的粉尘吹干净。

1

2

3

4

5

图4.3.4 敲入深度测量表示意图

- 数字式百分表；2-保持键；3-清零键； 4-钢制平整量块；5-开关

3将深度测量表扁头对准砖或灰缝，并保持测量表垂直于被测砌体砖或灰缝砂浆的表面，从测量表中直接读取显示值di并记录。摆锤敲入法检测砖抗压强度的记录格式可采用本规程附录A的记录表，摆锤敲入法检测砂浆抗压强度的记录格式可采用本规程附录B的记录表。

4 直接读数不方便时，可按一下敲入深度测量表中的“保持”键，显示屏会记录当时的示值，然后取下敲入深度测量表读数。

5 砖与砂浆抗压强度计算

5.0.1 检测数值中，应将砖或砂浆10个敲入深度值应按下式取平均值：

mdj =  110i=110d            （5.0.1）

式中：mdj——第j个构件砖或砂浆的敲入深度平均值(mm)，精确至0.1mm；

di——第 i个测点的敲入深度值(mm)，精确至0.1mm。

5.0.2 根据砖的敲入深度平均值mdj，按下列公式计算构件砖的抗压强度换算值：　　　　　　 （5.0.2）

式中：——第j个构件砖的抗压强度换算值(MPa)，精确至0.1 MPa；当计算所得砖的抗压强度换算值大于30.0MPa，取30.0MPa。

5.0.3 根据砂浆的敲入深度平均值mdj，按下列公式计算构件砂浆的抗压强度换算值：

（5.0.3）

式中：——第j个构件砂浆的抗压强度换算值(MPa)，精确至0.1 MPa；当计算所得砂浆的抗压强度换算值大于16.0MPa，取16.0MPa。

5.0.4按批抽检时，同批构件应按下列公式计算其平均值、标准差和变异系数：

= 1n                 （5.0.4-1）

= j=1n(fjc−mfc)2n−1                （5.0.4-2）

= /                   （5.0.4-3）

式中：——同批构件砖或砂浆抗压强度的平均值(MPa)，精确至0.1MPa；

——第j个构件的砖或砂浆抗压强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa；

——同批构件砖或砂浆抗压强度的标准差(MPa)，精确至0.01MPa；

——同批构件砖或砂浆抗压强度的变异系数，精确至0.01。

5.0.5砖抗压强度推定值f1,ec，应按下列规定确定：

1 当按单个构件检测时，该构件的砖抗压强度推定值应按下式计算：

f1,ec=f1,jc                 (5.0.5-1)

式中：f1,ec——砖抗压强度推定值(MPa)，精确至0.1MPa；

f1,jc——第j个构件的砖抗压强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa。

2 当按批抽检时，检验批的砖抗压强度等级，应符合下列要求：

1）当变异系数δf1c≤0.21时，应按表5.0.5中同批构件砖抗压强度的平均值mf1c和抗压强度标准值f1k推定检测批的砖抗压强度等级。检测批的砖抗压强度标准值，应按下式计算：

f1k=sf1c           （5.0.5-2）

式中：f1k——同一检测批的砖抗压强度标准值，精确至0.1MPa。

- 当变异系数δf1c＞0.21时，应按表5.0.5中同批构件砖抗压强度的平均值mf1c和该批构件抗压强度中的最小值f1j,min推定检测批的砖抗压强度等级。

表5.0.5   烧结普通砖抗压强度等级的推定

| 抗压强度推定等级 | 抗压强度的平均值mf1c≥ (MPa) | 变异系数δf1c≤0.21 | 变异系数δf1c＞0.21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗压强度的标准值f1k≥ (MPa) | 抗压强度中的最小值f1j,min≥ (MPa) |
| MU25 | 25.0 | 18.0 | 22.0 |
| MU20 | 20.0 | 14.0 | 16.0 |
| MU15 | 15.0 | 10.0 | 12.0 |
| MU10 | 10.0 | 6.5 | 7.5 |
| MU7.5 | 7.5 | 5.0 | 5.5 |

5.0.6砌筑砂浆抗压强度推定值f2,ec，应按下列规定确定：

1 当按单个构件检测时，该构件的砌筑砂浆抗压强度推定值应按下式计算：

f2,ec=0.91f2,jc                     (5.0.6-1)

式中：f2,ec——砂浆抗压强度推定值(MPa)，精确至0.1MPa；

f2,jc——第j个构件的砂浆抗压强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa。

2 当按批抽检时，应按下列公式计算：

f2,e1c=0.91mf2c                     （5.0.6-2）

f2,e2c= 1.18f2,minc                   （5.0.6-3）

式中：f2,e1c——砂浆抗压强度推定值之一，精确至0.1MPa；

- f2,e2c——砂浆抗压强度推定值之二，精确至0.1MPa；

mf2c——同批构件砂浆抗压强度换算值的平均值，精确至0.1MPa；

f2,minc——同批构件中砂浆抗压强度换算值的最小值，精确至0.1MPa。

取f2,e1c和f2,e2c中的较小值作为该批构件的砌筑砂浆抗压强度推定值f2,ec。

5.0.7 对于按批抽检的砌体，当该批构件砌筑砂浆抗压强度变异系数不小于0.30时，则该批构件应全部按单个构件检测。

6 检测报告

6.0.1 敲入法检测砌体结构砖或砂浆抗压强度时，其检测报告宜包括下列主要内容：

1建设单位名称；

2委托单位名称；

3勘察单位；

4设计单位名称；

5施工单位名称；

6监理单位名称；

7工程名称和结构类型或构件名称；

8施工日期；

9检测原因；

10检测环境；

11检测依据；

12仪器名称、型号、编号；

13所测砖或砂浆的强度设计等级；

14所测砖或砂浆的抗压强度推定值；

15出具报告的单位名称，检测等有关人员签字；

16检测及出具报告的日期。

6.0.2 其他需要说明的事项。对于无法用文字表达清楚的内容，应附简图。

附录A 砖抗压强度摆锤敲入检测记录表

工程名称：                         构件名称及编号：

敲入仪：型号及编号

砖种类：

砖设计强度等级：              施工日期：        环境温度：

检测依据：

共   页第   页

| 序号 | 敲入深度di（mm） | 序号 | 敲入深度di（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 敲入深度平均值mdj=110i=110di= 砖抗压强度换算值= |  |  |  |

复核：                    主检：                    检测日期：

附录B 砂浆抗压强度摆锤敲入检测记录表

工程名称：                         构件名称及编号：

敲入仪：型号及编号

砂浆来源：                    砂浆种类：             砂浆品种：

砂浆设计强度等级：             施工日期：            环境温度：

检测依据：

共   页第   页

| 序号 | 敲入深度di（mm） | 序号 | 敲入深度di（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 敲入深度平均值mdj=110i=110di= 砖抗压强度换算值f2,jc=268mdj−2.53= |  |  |  |

复核：                    主检：                    检测日期：

附录C 　砖与砂浆专用测强曲线制定方法

C.0.1 制定专用测强曲线的试件应与检测砌体在原材料、成型工艺与养护方法等方面相同。

C.0.2 宜选取强度等级为MU7.5、MU10、MU15、MU20、MU25的普通粘土砖制作成砖抗压强度试样。

C.0.3 砂浆试块的制作和养护应符合下列规定：

1 可按常用配合比设计6个强度等级，强度等级为M0.4、M2.5、M5、M7.5、M10、M15，也可按实际需要确定强度等级的数量，但实测抗压强度范围不宜超出0.4 MPa～16.0MPa。

2 每一强度等级应制作不少于36个尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm的立方体试块，并应用同盘砂浆制作。宜采用带底试模，按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70的规定成型试块。

3 试块拆模后，应摊开进行室内自然养护，并应保证各个试块的养护条件相同。

C.0.4墙体试件的制作应符合下列规定：

1 在室内砌筑由3面墙组合成“U”形的试件，墙体高度为1.5m，每面墙的长度不宜小于1.5m；

2  3面墙由3个强度等级的砖、砂浆砌筑；

3 墙体试件在室内自然养护。

C.0.5 对砂浆进行试验时，应符合下列规定：

1 按龄期28d、42 d、56d、70 d、84d、98 d、112d、126d、140 d、154 d，分别对墙体试件的砂浆水平灰缝进行摆锤敲入检测；

2 对每个强度等级的墙体试件砂浆灰缝，按第4章的规定进行检测，检测10个测点，将10个敲入深度平均值为代表值md（mm），精确至0.1mm。

3 取同龄期同强度等级且同盘制作的3个同条件养护砂浆试件，进行抗压强度试验。砂浆试块抗压强度试验应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70的规定进行，并应取3块试件的抗压强度平均值为代表值f2（MPa），精确至0.1MPa。

C.0.6 对砖进行试验时，应符合下列规定：

1 完成各龄期的砂浆试验后，按第4章的要求，对各强度等级的砖进行摆锤敲入检测；

2 每个等级选10块砖，每块砖检测5个测点，将5个敲入深度平均值为代表值md（mm），精确至0.1mm。

3 取各强度等级的砖按《砌墙砖试验方法》GB/T 2542的要求对砖进行抗压强度试验。

C.0.7 专用测强曲线的计算应符合下列规定：

1专用测强曲线的回归方程式：

1）对于砖应按每块砖的和对应的md数据，采用最小二乘法进行计算。

2）对于砂浆应按每一组试件的f2和对应一组的md数据，采用最小二乘法进行计算。

2 回归方程式宜采用下式：

（C.0.6）

式中：α、β——测强曲线回归系数；

md——敲入深度平均值（mm）；

——砖或砂浆抗压强度换算值(MPa)。

C.0.8测强曲线的平均相对误差不应大于18%，相对标准差不应大于20%。平均相对误差和相对标准差按下式计算：

（C.0.7-1）

（C.0.7-2）

式中：mδ——砖抗压强度换算值相对于砖实测强度值的平均相对误差（%），或砂浆抗压强度换算值相对于立方体砂浆试件抗压强度平均值的平均相对误差（%），精确至0.1；

er——砖抗压强度换算值相对于砖实测强度值的平均相对标准差（%），或砂浆抗压强度换算值相对于立方体砂浆试件抗压强度平均值的平均相对标准差（%），精确至0.1；

——第j砖的抗压强度值或第j组立方体砂浆试件抗压强度平均值(MPa)，精确至0.1MPa。

n ——用于建立测强曲线的砖的数量或立方体砂浆试件组数。

本规程用词说明

- 1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为，“应按……执行”或“应符合……要求（或规定）”。

引用标准目录

1《砌墙砖试验方法》GB/T 2542

2《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70

中国工程建设协会标准

摆锤敲入法检测砖与砂浆抗压强度技术规程

CECS *** : 2018

条文说明

目次

1 总则……………………………………………………………………………..  22

3 检测仪器 ………………………………………………………………………  23

3.1 技术要求 …………..………………………………………………............  23

3.2 校准与保养……………………………………………………….................  23

4 检测技术 ………………………………………………………………………  25

4.1  一般规定 …………………………………………………………………  25

4.2  摆锤敲入法检测……………………………………………………….......  26

5 砖与砂浆抗压强度计算……………………………………………………….  27

附录C砖与砂浆专用测强曲线制定方法………………………………………  29

1 总则

1.0.1砌体中砌筑砖与砂浆的抗压强度是新建工程质量事故和既有建筑物鉴定的重要数据基础，科学准确地检测砌体中砌筑砖与砂浆的抗压强度至关重要。至今应用较多的原位无损检测方法各有优缺点，有的操作简单，但受人为影响因素大，检测精度难以保证；有的检测结果准确，但操作较繁琐。特别是对于砂浆强度较低的墙体检测存在着检测方法不足的问题。摆锤敲入法是一种根据摆锤将测钉敲入砌体结构中砖或砂浆的深度确定砖或砂浆抗压强度的原位无损检测方法，操作简单、检测快捷、检测结果精度较高，受人为影响因素小，适用于低强度砂浆检测，具有比较广阔的应用前景。

1.0.2摆锤敲入法检测砌体结构中砖或砂浆的抗压强度，是通过测钉敲入砌体结构中砖或砂浆的表面深度进行检测的新方法。当砖或砂浆的表面遭受冻害、环境侵蚀、火灾等损伤时，敲入的深度将会受到影响，从而不再适用已建立的砖或砂浆测强曲线。因此，摆锤敲入法检测技术不适用于表面有损伤的砖或砂浆抗压强度检测。

1.03正常情况下，建筑用砖或砂浆强度的检验和评定应按国家现行标准执行，不允许用本规程取代制作试件的规定。但是，当建筑用砖或砂浆的抗压强度不符合相关标准规范的要求或对其有怀疑，以及对既有建筑进行检测鉴定时，可按本规程进行检测，并作为建筑用砖或砂浆抗压强度检测的依据。

- 3    检测仪器

- 3.1 技术要求

3.1.1、3.1.2摆锤敲入仪是通过锤头敲入构件的深度推定构件材料强度的一种新型检测仪器。摆锤敲入仪主要由锤头、摆杆、悬臂、竖板、测钉、测钉座、调节螺丝、水准泡、激发杆等组成。深度测量表是用数显式百分表改制而成，精度高且可靠耐用。为了准确地测定敲入的深度，摆锤敲入仪测钉敲入部分的直径为4mm，深度测量表测针的直径为3.5mm。

3.1.3摆锤敲入仪在使用前，应由校准机构对其进行校准，校准结果应符合本规程的技术要求。摆锤敲入仪为计量仪器，应在其明显位置标注名称、型号、制造厂名、生产日期及出厂编号。

3.1.4摆锤敲入仪的敲入能量是通过锤头自由下落的摆动获得的。锤头的重量、摆杆的长度、轴承到锤头中心的距离等性能指标决定了敲入能量的大小。通过试验确定敲入能量为8.80J是较为合适的，如果能量较小，其相应敲入深度小，不同强度的材料，敲入深度不易被拉开；如果能量过大，同时考虑到检测人员安全操作的需要，不能通过加长摆杆的长度，只能增加锤头的重量，从而引起摆锤敲入时离心力的增加，这样就难以满足检测时一个人对摆锤敲入仪操控的需要。

摆锤敲入仪的摆动角度为175°，是考虑在不借助外力的作用下摆锤便可自由下摆，从而确保摆锤敲入仪具有固定的敲入能量。

3.1.6测钉的形状和几何尺寸是通过试验确定的。测钉的前端为敲入端，当前端为平头时，一方面，测钉不易磨损，另一方面，对于不同强度的材料，敲入的深度变化量更为明显；过渡端与后端的设计主要是为了增强测钉的刚度，提高测钉的重复使用次数。当测钉的几何尺寸和公差不能满足本规程要求时，将影响检测结果的精度。

3.1.7深度测量表液晶显示部分决定了摆锤敲入仪和深度测量表的使用环境温度应为-10℃~40℃。

- 3.2 校准与保养

3.2.1、3.2.2仪器的校准是为了保证仪器的检测状态满足摆锤敲入仪的技术要求。只有统一仪器的性能，才能适用规程所建立的测强曲线，才能保证检测结果的可靠性，才能在同一水平上进行比较。由于仪器在使用中，轴承转动时的摩擦力会随着仪器的使用次数、油的粘度变化而发生变化，因此规程规定了定期校准。当更换或调整仪器的主要零件时，锤头的重量、轴承到锤头中心的距离、摆动角度等因素的变化会直接影响摆锤的敲入能量，因此，在更换主要零件或对仪器进行调整时应进行校准。

3.2.3深度测量表的准确性对检测结果的影响较大，使用前应经法定部门检定合格。

3.2.4摆锤敲入仪使用完毕后，应及时清除仪器上的污垢、灰尘。存放时，应将仪器平放在干燥阴凉处，如存放地点潮湿将会使仪器锈蚀。

3.2.5摆锤敲入仪的轴承应进行定期擦洗，并在轴承处涂抹润滑油。否则，使用中由于轴承的污垢将使轴承转动时的摩擦力变化，影响检测精度。

- 检测技术

4.1一般规定

4.1.2砖受潮或被被雨淋湿后表面硬度降低，当对其进行敲入法检测时，敲入深度会变大，因此被检测砖表面应为自然干燥状态。砖的表面是否清洁、平整，对敲入深度的检测与测量影响也较大，故要求被检测砖的表面应清洁、平整。当砖的表面不平时，用砂轮或其他工具将被检砖表面打磨至平整，再用毛刷刷去粉尘。

4.1.3自然养护时，如环境温度较低，可以采用等效龄期。对于冬期施工的砌体，也可参照其他标准采用等效龄期。

砂浆受潮或被雨淋湿后表面硬度降低，当对其进行敲入法检测时，敲入深度会变大，因此被检测砂浆表面应为自然干燥状态。砌体灰缝被测处是否清洁、平整，对敲入深度的检测与测量影响也较大，故要求被检测砂浆的表面应清洁、平整。当砂浆凸于砌块以外时，凸于砌块外的砂浆与砌体灰缝内的砂浆约束条件不同，影响敲入深度的检测。当砂浆表面不平时或砂浆凸于砌块以外时，用砂轮或其他工具将被检砂浆表面打磨至平整，再用毛刷刷去粉尘。

4.1.4砖品种是指粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖等；砂浆品种是指水泥砂浆还是混合砂浆等。

4.1.5规定敲入法检测时构件的划分原则和取样原则。按检验批抽样检测时，抽样构件数参照《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315的规定不应小于6个构件。当被检测工程情况复杂时，宜适当增加构件数量。

4.1.6在现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011第5.3.2条中规定，砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm，故本规程要求灰缝厚度不应小于8mm。

参照《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315，综合考虑砌体工程质量的需要、检测的成本及对构件的损伤等因素影响，本规程规定每一测区砖、砂浆各10个测点。

经对比试验，烧结普通砖的长边和短边敲入法检测结果无明显区别，故对砖进行摆锤敲入法检测时，在所测砌体结构构件上仅选择10块完整的砖即可，无需选择条面向外的砖。

考虑到砌筑砂浆的强度普遍不高，摆锤敲入法检测后测点围围的砂浆会受到影响，故规定每条灰缝布置不多于2个测点，同一条灰缝上两相邻测点间的距离不应小于100mm。

4.2摆锤敲入法检测

4.2.2测钉在试验中会受到磨损。当测钉变曲或前端直径超标时，应更换新的测钉。

4.2.4敲入试验后，如测孔内有粉尘等异物，可用橡皮吹风器将测孔内的粉尘吹干净，否则将导致敲入深度测量结果偏浅。

- 砖与砂浆抗压强度计算

5.0.2、5.0.3本规程所建立的测强曲线，是在大量试验数据的基础上，通过对试验结果进行回归分析建立的，试验数据取自北京、安徽、浙江、湖南、广西、山东、贵州、新疆等省市，测强曲线的回归效果见表1。

表1  摆锤敲入法检测砖与砂浆抗强度测强曲线

| 类别 | 测强曲线 | 相关系数 | 平均相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砖 |  | 0.898 | 17.6% |
| 砂浆 |  | 0.836 | 28.0% |

砖抗压强度测强曲线的建立是采用将同一强度等级的砖分成两组，一组进行抗压强度试验，一组进行摆锤敲入法试验。本规程所建立的砖抗压强度测强曲线适用于敲入深度为1.07mm～6.40mm的砖抗压强度换算，当敲入深度超出上述范围时，该测强曲线不再适用。

砂浆抗压强度测强曲线的建立是采用同盘砂浆分别制作带底试模的立方体试件和砌筑墙体，同条件养护后，对立方体试件进行抗压强度试验，对墙体砌筑砂浆进行摆锤敲入法试验。砂浆包括砌筑用水泥砂浆和混合砂浆，通过对试验数据的分析，水泥砂浆和混合砂浆抗压强度测强曲线的差别不显著，而且在对一些既有老旧房屋进行检测时，由于相关资料的缺失，无法知道砂浆的品种，因此，本规程所建立的砂浆抗压强度测强曲线不再区分水泥砂浆还是混合砂浆。本规程所建立的砂浆抗压强度测强曲线适用于敲入深度为3.05mm～13.09mm的砂浆抗压强度换算，当敲入深度超出上述范围时，该测强曲线不再适用。

5.0.5参照产品标准《烧结普通砖》GB 5101推定砖的强度等级。本条所列公式和表格与上述产品标准一致。

5.0.6主要参考国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011第4.0.12条推导得出的。在《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011第4.0.12条的注1中规定，同一验收批砂浆只有1组或2组试件时，每组试件抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍。本规程对单个构件的砌筑砂浆抗压强度推定值的计算公式（5.0.5-1）便是由此推导得到的。

由于《砌体工程施工质量验收规范》进行过多次修订，在不同的版本中，对砌筑砂浆抗压强度的验收要求并不相同。在进行砌筑砂浆抗压强度检测时，可能会有不同的要求。若执行《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011，则按本规程进行强度推定即可。若执行过去版本的《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203，则按相应年度施行的规范进行强度推定。

砌筑砂浆抗压强度推定值因龄期、养护条件等与标准试件不同，两者的结果并不完全相同。故称为“推定值”。

5.0.7按照《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010第5.1.1条的规定，变异系数超过0.3时，已属较差施工水平，可以认为它们已不属于同一母体，不能构成为同批砂浆，故应按单个构件检测。

砌筑砂浆抗压强度推定值相当于被测构件在该龄期下的同条件养护试件所对应的砂浆强度等级。

附录C 　砖与砂浆专用测强曲线制定方法

C.0.1 当制定专用测强曲线的试件，在原材料、成型工艺与养护方法等方面与被检测的工程相同时，测强曲线的针对性强，检测结果的重复性好，检测精度高。

C.0.2在建立砖专用测强曲线时，选取的MU7.5、MU10、MU15、MU20、MU25普通粘土砖要求是最低要求。在条件允许时，应尽量选择不同的烧结普通砖，如页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖等进行更多的试验，这有利于提高所建立测强曲线的可靠性和适用性。

C.0.3这是建立砂浆专用测强曲线的最低要求。在条件允许时，应尽量进行更多的试验，有利于提高所建立测强曲线的可靠性和适用性。

制作砂浆试块时，采用70.7mm×70.7mm×70.7mm带底的钢试模。在现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009第9.0.2条规定，立方体抗压强度试验所用试模为70.7mm×70.7mm×70.7mm带底的试模，其材质参照《混凝土试模》 JG3019 第4.2.1 条，即试模宜选用不低于HT200的铸铁，亦可选用Q235号钢或采用性能指标不低于Q235号钢的其它牌号钢或采用其它不吸水材料制作。因此，本规程制作的砂浆试块采用钢试模。

砂浆试块体积较小，容易失水，也很容易被环境所影响。在进行自然养护时，为了保证各个试块的养护条件相同，应将试块平摊在地面上进行自然养护，各个试块之间应保持足够的距离，最好在200mm以上，在养护早期，每隔2小时应该将试块翻一下，使各个试块面轮流与地面接触，随着龄期的增加，可以逐步延长试块翻转的时间间隔。制作试块时，宜每2组试块拌制一次砂浆，同时振捣成型。在国家标准《砌体结构设计规范》GB 5003-2011第3.1.3条的注中规定，确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模。

C.0.4为了更真实地模拟现场情况，砌筑墙体，对墙体灰缝内的砖和砂浆进行摆锤敲入法检测。墙体的砌筑采用3个强度等级的砖、砂浆砌筑。砌筑用的砖同制作砖抗压强度试样的砖为同一批、同一强度等级；砌筑用的砂浆与砂浆试块为同盘砂浆。墙体试件与砂浆试块同条件养护。

C.0.5在不同龄期，对墙体试件中每个强度等级的砂浆分别进行摆锤敲入法检测，每个强度等级检测10个测点，取10个测点的敲入深度平均值为代表值，无须按《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009的规定进行数值取舍，也不对砂浆的抗压强度值乘以任何系数。砌筑砂浆摆锤敲入法检测完成后立即取3个同龄期、同强度等级、同条护养护的砂浆试块进行抗压强度试验。砂浆试块的抗压强度试验应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70的规定进行，并应取3块试件的抗压强度平均值为代表值。

C.0.6 完成各龄期砂浆试验后，在墙体试件上每个强度等级选取10块砖，每块砖上检测5个测点，取5个测点的敲入深度平均值为代表值。对各个强度等级的砖抗压强度试样的按《砌墙砖试验方法》GB/T 2542的要求对砖进行抗压强度试验，每一块砖的抗压强度值为代表值。