CECS                                                T/CECSXXX:201X

中国工程建设协会标准

钢结构建筑配套节能墙体应用技术规程

Technical specification for application of supporting energy efficient wall of building with steel structure

T/CECS  XXX：201X

（征求意见稿）

主编单位：北京振利节能环保科技股份有限公司

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201X年XX月XX日

201X年     北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2014年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2014]070号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家现行标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程分为6章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、材料、设计与构造、施工、验收等。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设、设计、施工、监理等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由北京振利节能环保科技股份有限公司及住房和城乡建设部科技与产业化发展中心负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄往北京振利节能环保科技股份有限公司（地址：北京市大兴区长子营工业园长建路15号院2号，邮政编码：102615）。

主 编 单 位：北京振利节能环保科技股份有限公司

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

参 编 单 位：江苏绿悦保温材料有限公司

陕西赫文章房地产开发有限公司

韩城中美快屋技术研究院有限公司

中国建筑节能协会

公安部天津消防研究所

中国 建筑科学研究院

中国建筑材料科学研究总院

北京建筑材料检验研究院有限公司

北京交通大学

太原理工大学

北京六建集团有限责任公司

山东潍坊市建设工程施工图审查中心

北京首钢国际工程技术有限公司

北京建筑技术发展有限责任公司

中国建筑股份有限公司技术中心

青岛科瑞新型环保材料集团有限公司

上海宝狮节能科技有限公司

河北诺华宇诚节能科技有限公司

北京市建筑工程研究院有限责任公司

沈阳建筑大学

中建钢构有限公司

内蒙古建筑科学研究所有限责任公司

北京保险研究院

江泰保险经纪股份有限公司

山东德建集团有限公司

山东中正置业有限公司

主要起草人：略。

主要审查人：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  材  料	5

3.1  一般规定	5

3.2  胶粉聚苯颗粒浆料	6

3.3  保温板	6

3.4  钢龙骨	8

3.5  其他材料	8

4  设计与构造	9

4.1  一般规定	9

4.2  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统	10

4.3  浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统	12

4.4  浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体系统	13

4.5  胶粉聚苯颗粒贴砌保温板外保温系统	13

4.6  粘贴真空绝热板外保温系统	14

4.7  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板墙体系统	15

5  施  工	16

5.1  一般规定	16

5.2  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统	17

5.3  浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统	18

5.4  浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体系统	19

5.5  胶粉聚苯颗粒贴砌保温板外保温系统	20

5.6  粘贴真空绝热板外保温系统	23

5.7  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板墙体系统	24

6  工程验收	26

6.1  一般规定	26

6.2  主控项目	26

6.3  一般项目	28

本规程用词说明	30

引用标准名录	31

附：条文说明………………………………………………………………………………………34

Contents

1  General provisions……………………………………………………………………………...1

2  Terms…………………………………………………………………………………………....2

3  Materials…………………………………………………………………………………….....5

3.1  General requirements……………………………………………………………….....5

3.2  mineral binder and expanded polystyrene granule plaster………………………….....6

3.3  Thermal insulation board…………………………………………………………….....6

3.4  Steel keel………………………………………………………………………….....8

3.5  Other materials………………………………………………………………………....8

4  Design and constitution………………………………………………………………………9

4.1  General requirements……………………………………………………………….....9

4.2  composite insulation wall system of insulation board in cast-in-place expanded

polystyrene granule foamed cement……………………………………………....10

4.3  composite insulation wall system of vacuum insulation decorative panel in

cast-in-place expanded polystyrene granule foamed cement……………………….....12

4.4  composite insulation wall system of cast-in-place modified expanded polystyrene

granule foamed cement………………………………………………………………13

4.5  bricklaying insulation board with mineral binder and expanded polystyrene granule

bonding plaster external thermal insulation system……………………………………13

4.6  paste vacuum insulation panel external thermal insulation system…………………..14

4.7  self thermal insulation system of bricklaying mineral binder and modified expanded

polystyrene granule insulation panel…………………………………………………..15

5  Construction…………………………………………………………………………………16

5.1  General requirements……………………………………………………………….....16

5.2  composite insulation wall system of insulation board in cast-in-place expanded

polystyrene granule foamed cement……………………………………………....17

5.3  composite insulation wall system of vacuum insulation decorative panel in

cast-in-place expanded polystyrene granule foamed cement……………………….....18

5.4  composite insulation wall system of cast-in-place modified expanded polystyrene

granule foamed cement………………………………………………………………19

5.5  bricklaying insulation board with mineral binder and expanded polystyrene granule

bonding plaster external thermal insulation system……………………………………20

5.6  paste vacuum insulation panel external thermal insulation system…………………..23

5.7  self thermal insulation system of bricklaying mineral binder and modified expanded

polystyrene granule insulation panel…………………………………………………..24

6  Acceptance……………………………………………………………………………………26

6.1  General requirement……………………………………………………………………26

6.2  Master items……………………………………………………………………………26

6.3  Generic items…………………………………………………………………………28

Explanation of wording in this specification……………………………………………….........30

List of quoted standards……………………………………………………………………….....31

Addition：Explanation of provisions………………………………………………………………34

# 1  总  则

1.0.1  为贯彻国家节能减排政策及建筑节能标准，规范钢结构建筑配套节能墙体的设计、施工及验收，保证建筑工程质量，做到技术先进、安全适用、经济合理、绿色低碳，制定本规程。

【条文说明】钢结构行业“十三五”整体发展规划中，重点发展的领域涉及建筑钢结构、桥梁钢结构、能源钢结构、军工钢结构等。其中，建筑钢结构用钢量占全国建筑用钢量的比例从2014年的约10%增加到15%～20%，总量超过5500万吨/年。钢结构行业“十三五”期间将重点研发的关键技术，包括钢结构建筑用高性能材料的关键技术研究与应用、高性能钢结构和组合结构体系研究与示范应用、钢结构和组合结构建筑工业化关键技术与示范应用、钢结构住宅建筑产业化关键技术、钢结构绿色制造与信息化技术和钢结构建筑标准体系修订与完善等。

钢结构建筑具有单位体积承载力高、生产安装方便、施工周期短、抗震性能好、改建和拆迁容易、材料的回收和再利用率高、节能、节水、节地、节材等特点，易于实现标准化和部品化，是人与自然和谐可持续发展的“绿色产业”，在欧、美、日等发达国家得到了广泛的应用。

钢结构住宅是建筑行业和住宅领域的一次重大变革。在发达国家钢结构已经被广泛应用于各种房屋住宅建筑中，而我国由于各种限制，使得钢结构住宅应用并不广泛，但是显而易见的是钢结构住宅必定会在我国被广泛应用，并逐渐向产业化方向发展。

因此钢结构建筑是绿色建筑的发展方向，而与其配套的保温技术也将得到很大的发展。

1.0.2  本规程适用于抗震设防烈度为8度及以下地区钢结构建筑配套节能墙体的设计、施工及验收。

【条文说明】本条规定了本规程的适用范围。本规程适用于抗震设防烈度为8度及以下的地区，抗震设防烈度为8度以上地区采用钢结构建筑配套节能墙体时，应由工程设计单位提出加强措施和构造图，施工单位按图施工、验收。

钢结构建筑配套节能墙体中所采用的保温系统满足逐层渐变、柔性释放应力的技术理念，柔性构造可有效缓解地震作用力对保温系统的破坏。

1.0.3  钢结构建筑配套节能墙体的构造、设计、施工和验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行的有关标准和规定。

【条文说明】工程验收时，除满足本规程各项规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

- 2.0.1  钢结构建筑配套节能墙体  supporting energy efficient wall of building with steel structure

嵌入钢结构建筑中的节能墙体以及对钢构件进行包覆的节能构造所形成的墙体。

- 2.0.2  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统  composite insulation wall system of insulation board in cast-in-place expanded polystyrene granule foamed cement

以内、外侧双排钢龙骨为支撑，以固定在钢龙骨上的增强竖丝岩棉复合板、硅酸钙板或纤维水泥板等为内侧面板，以固定在钢龙骨上的保温板为外侧面板，中间现浇胶粉聚苯颗粒浇注浆料形成主墙体，并在外侧面板外抹胶粉聚苯颗粒贴砌浆料找平层，再做抗裂层和饰面层所形成的复合保温墙体。

- 2.0.3  浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统  composite insulation wall system of vacuum insulation decorative panel in cast-in-place expanded polystyrene granule foamed cement

以内、外侧双排钢龙骨为支撑，以固定在钢龙骨上的硅酸钙板或纤维水泥板等为内侧面板，以固定在钢龙骨上的真空绝热保温装饰板为外侧面板，中间现浇胶粉聚苯颗粒浇注浆料所形成的复合保温墙体。

- 2.0.4  浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体系统  composite insulation wall system of cast-in-place modified expanded polystyrene granule foamed cement

以内、外侧双排钢龙骨为支撑，以固定在钢龙骨上的胶粉改性聚苯颗粒保温板等为内、外侧面板，中间现浇胶粉改性聚苯颗粒浆料所形成的复合保温墙体。

- 2.0.5  胶粉聚苯颗粒贴砌保温板外保温系统  bricklaying insulation board with mineral binder and expanded polystyrene granule bonding plaster external thermal insulation system

由胶粉聚苯颗粒贴砌浆料将保温板粘贴、砌筑在钢柱、钢梁、钢板墙或钢结构的填充墙体外围，并辅以机械加固措施所构成的外保温系统。

2.0.6  粘贴真空绝热板外保温系统  paste vacuum insulation panel external thermal insulation system

由粘结砂浆将真空绝热板粘贴在钢柱、钢梁、钢板墙或钢结构的填充墙体外围，并在真空绝热板外侧喷、抹胶粉聚苯颗粒贴砌浆料保护层，再做抗裂层和饰面层所构成的外保温系统，简称粘贴真空绝热板系统。

- 2.0.7  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板墙体系统  self thermal insulation system of bricklaying mineral binder and modified expanded polystyrene granule insulation panel

- 以钢结构或轻钢龙骨为受力骨架，主墙体采用砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板并包裹钢结构或轻钢龙骨，并做内、外饰面所组成的保温墙体系统。

- 2.0.8  胶粉聚苯颗粒浆料  mineral binder and expanded polystyrene granule plaster

由可再分散胶粉、无机胶凝材料、外加剂等制成的胶粉料与以聚苯颗粒等轻骨料复合而成的保温灰浆。用于粘贴、砌筑或找平保温板的胶粉聚苯颗粒浆料称为胶粉聚苯颗粒贴砌浆料；用于浇筑墙体的胶粉聚苯颗粒浆料称为胶粉聚苯颗粒浇注浆料，按密度的不同可分为Ⅰ型和Ⅱ型；由石墨改性聚苯颗粒配制而成的胶粉聚苯颗粒浆料称为胶粉改性聚苯颗粒浆料。

【条文说明】胶粉聚苯颗粒贴砌浆料是在胶粉聚苯颗粒保温浆料的基础上对力学性能和防火性能进行的提升，不仅可用于保温板材的粘贴与砌筑，也可用于保温层面层的找平防火处理，粘贴时，可在基层墙体表在涂刷界面砂浆，这样有利于提高粘贴效果。

胶粉聚苯颗粒浇注浆料中加入发泡剂，浇筑后可以发泡增加泡孔体积，从而提高浇注体的保温效果，与泡沫混凝土具有相同的原理。

胶粉改性聚苯颗粒浆料是制造胶粉改性聚苯颗粒保温板的原材料，也是胶粉改性聚苯颗粒保温板的粘结、嵌缝材料，由于组分相同，胶粉改性聚苯颗粒浆料与胶粉改性聚苯颗粒保温板有良好的粘结性能，无冷桥，具有防止保温板结露的性能。

2.0.9  增强竖丝岩棉复合板  strengthened vertical silk rock wool composite board

以岩棉纤维垂直于墙面的岩棉带（条）为芯材，板材长度方向四个面具有玻纤网无机保温浆料防护层的预制保温板材。

【条文说明】增强竖丝岩棉复合板沿长度方向的四个面均被无机保温浆料复合玻纤网包裹，增强了这四个面的表面强度和防水性能，而岩棉丝平行于厚度方向（即岩棉丝垂直于板体的粘贴面）也可提高垂直于板面方向的抗拉强度，使其符合外墙保温系统对保温板材抗拉强度的要求，该板材是一种无机不燃复合保温板材，可用于有防火要求的各种外墙保温工程中。无机保温浆料是以膨胀珍珠岩或玻化微珠等无机颗粒、无机胶凝材料、各种功能助剂、填料等混合而成的具有轻质不燃特性的浆料。

2.0.10  真空绝热板  vacuum insulation panel

以粉状和纤维状无机材料与吸气剂为芯材，用复合阻气膜作包裹材料，经抽真空、封装等工艺制成的建筑保温用板状材料。

【条文说明】芯材宜采用微硅粉和其他添加剂等材料混合的芯材，避免采用单纯的玻纤芯材。建筑用真空绝热板的性能应当符合《建筑用真空绝热板》JG/T 438的性能要求。

2.0.11  真空绝热保温装饰板  vacuum insulation decorative panel

在工厂制作成型，通过专用设备把建筑用真空绝热板与带有装饰层的面板复合而成的板状制品，具有保温和装饰功能。

【条文说明】真空绝热保温装饰板的装饰面板通常包括表面涂有饰面层的纤维增强硅酸钙板、金属板，或者是自身带有饰面层的薄石材、陶瓷薄板等。有些装饰保温板还增加了背板，以提高对建筑用真空绝热板的保护。应根据装饰面板的类型，选用适合的配套材料。

- 2.0.12  胶粉改性聚苯颗粒保温板  mineral binder and modified expanded polystyrene granule insulation panel

由胶粉改性聚苯颗粒浆料为原料模筑成型的具有榫卯构造的保温板材。

【条文说明】胶粉改性聚苯颗粒保温板厚度有100mm、200mm、250mm、300mm，长宽尺寸常用的有600mm×600mm、600mm×1200mm等，也可按照用户需求定制。胶粉改性聚苯颗粒保温板的构造图如图1所示，每一块板均有榫卯构造，砌筑时板材采用榫卯插接，接缝处采用胶粉改性聚苯颗粒浆料粘结、勾缝。

卯

榫

图1  具有榫卯构造的胶粉改性聚苯颗粒保温板

2.0.13  抗裂砂浆  anti-crack mortar

由高分子聚合物、水泥、砂为主要材料配制而成的具有良好抗变形能力和粘结性能的聚合物砂浆。

2.0.14  玻纤网  glass fiber-mesh

表面经高分子材料涂覆处理的具有耐碱功能的玻璃纤维网格布。

【条文说明】玻纤网作为外保温系统增强材料，可有效分散变形应力和改善抗裂砂浆层的机械强度。

2.0.15  高分子乳液弹性底层涂料  elastic ground coating

由弹性防水高分子乳液、助剂、填料配制而成的具有防水透气效果的封底弹性涂层，简称弹性底涂。

【条文说明】弹性底涂是涂刷在外墙保温涂料饰面系统的抗裂砂浆层表面，具有阻止外部液态水进入和排出内部气态水的作用。

2.0.16  粘结砂浆  adhesive mortar

由高分子聚合物与多种添加剂和水泥、石英砂等材料按一定比例混合制成的，用于将真空绝热板粘贴在基层上的粘结材料。

# 3  材  料

## 3.1  一般规定

- 3.1.1  钢结构建筑配套节能墙体应采用节能、绿色、利废、性能稳定、无放射性以及对环境无污染的原材料，不得使用国家明令淘汰的材料。

【条文说明】本条规定要求钢结构建筑配套节能墙体使用的原材料应符合国家节能、节材、环保、利废的产业政策。原材料不仅要求性能稳定，对人体无害，而且对环境不能造成污染，并可实现资源综合利用。生产企业、设计单位不得采用国家限制和禁止使用的材料和制品，如黏土、石棉及含石棉制品，含有放射超标的各类工业废渣等。

- 3.1.2  钢结构建筑配套节能墙体用材料应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的有关规定。

【条文说明】目前钢结构建筑配套节能墙体所用到的组成材料，多数均已有各自的产品标准，标准中对材料性能及其原材料都有严格的规定。钢结构建筑配套节能墙体所用材料无论有无各自的产品标准，均应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574对建筑工程中墙体材料的统一要求。当钢结构建筑配套节能墙体所用材料产品标准与现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574不一致时，应以此标准为准。

- 3.1.3  钢结构建筑配套节能墙体用胶粘剂或粘结砂浆、保温材料、固定件、抗裂砂浆、玻纤网、钢丝网等的化学性质应相容。

【条文说明】钢结构建筑配套节能墙体所用的组成材料，在符合国家现行相关标准规定的前提下，各种材料之间应具有一致的亲和性、稳定性和耐久性。

- 3.1.4  钢结构建筑配套节能墙体用材料的核素限量不得超出现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中A类的规定。

【条文说明】在现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566—2010中，将装饰装修材料根据放射性水平大小划分为三类：A类、B类、C类。其中，A类装饰装修材料产销和使用范围不受限制；B类装饰装修材料不可用于Ⅰ类民用的内饰面，但可用于Ⅱ类民用建筑、工业建筑内饰面及其他一切建筑的外饰面；C类装饰装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

考虑到钢结构建筑配套节能墙体在建筑工程中没有基层墙体，钢结构建筑配套节能墙体与日常生活息息相关，钢结构建筑配套节能墙体所用材料的放射性水平高低直接影响到室内环境，所以对其放射性水平规定为应符合A类要求。

- 3.1.5  钢结构建筑配套节能墙体系统性能应符合表3.1.5的要求。

表3.1.5  钢结构建筑配套节能墙体系统性能

| 项 目 |  | 性 能 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 | JGJ 144 |
|  | 拉伸粘结强度/MPa | 不小于保温材料抗拉强度 |  |
| 吸水量/(g/m2) |  | ≤500 |  |
| 抗冲击性 | 二层及以上 | 3J级 |  |
|  | 首层 | 10J级 |  |
| 水蒸气透过湿流密度/[g/(m2·h)] |  | 符合设计要求 |  |
| 耐冻融 | 外观 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |  |
|  | 拉伸粘结强度/MPa | 不小于保温材料抗拉强度 |  |
| 不透水性 |  | 抗裂层内侧无水渗透 |  |

## 3.2  胶粉聚苯颗粒浆料

- 3.2.1  胶粉聚苯颗粒贴砌浆料性能应符合表3.2.1的要求。

表3.2.1  胶粉聚苯颗粒贴砌浆料性能

| 项 目 |  | 单位 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干表观密度 |  | kg/m3 | 250～350 | JG/T 158 |
| 抗压强度 |  | MPa | ≥0.3 | GB/T 5486 |
| 导热系数 |  | W/(m·K) | ≤0.080 | GB/T 10294 |
| 线性收缩率 |  | % | ≤0.3 | JGJ/T 70 |
| 软化系数 |  | — | ≥0.6 | JG/T 158 |
| 抗拉强度 |  | MPa | ≥0.10 |  |
| 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆，仅用于贴砌） | 原强度 | MPa | ≥0.10 |  |
|  | 耐水强度 |  | ≥0.10 |  |
| 拉伸粘结强度 （与保温板，仅用于找平） | 原强度 | MPa | ≥0.08 |  |
|  | 耐水强度 |  | ≥0.08 |  |
| 燃烧性能等级 |  | — | A级 | GB 8624 |

- 3.2.2  胶粉聚苯颗粒浇注浆料和胶粉改性聚苯颗粒浆料性能应符合表3.2.2的要求。

表3.2.2  胶粉聚苯颗粒浇注浆料和胶粉改性聚苯颗粒浆料性能

| 项 目 | 单位 | 指 标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胶粉聚苯颗粒浇注浆料 |  | 胶粉改性聚苯颗粒浆料 |  |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |  |
| 干表观密度 | kg/m3 | 300～400 | 400～500 | 120～180 | JG/T 158 |
| 抗压强度 | MPa | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥0.5 | GB/T 5486 |
| 导热系数 | W/(m·K) | ≤0.080 | ≤0.100 | ≤0.050 | GB/T 10294 |
| 线性收缩率 | % | ≤0.2 |  | ≤0.5 | JGJ/T 70 |
| 吸水率 | % | ≤23 |  | ≤6 | JG/T 266 |
| 燃烧性能等级 | — | A级 |  | A级 | GB 8624 |

## 3.3  保温板

- 3.3.1  增强竖丝岩棉复合板性能要求应符合下列规定：

1  增强竖丝岩棉复合板性能应符合表3.3.1-1的要求；

表3.3.1-1  增强竖丝岩棉复合板性能

| 项 目 |  | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯材 | 导热系数 | W/(m·K) | ≤0.045 | GB/T 10294 |
|  | 短期吸水量 | kg/m2 | ≤1.0 | GB/T 25975 |
|  | 酸度系数 | — | ≥1.8 | GB/T 5480 |
| 复合板 | 防护层厚度 | mm | 2～4 | 尺量 |
|  | 尺寸稳定性 | % | ≤1.0 | GB/T 8811 |
|  | 垂直于板面方向的抗拉强度（不切割） | MPa | ≥0.10 | GB/T 29906 |
|  | 憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
|  | 燃烧性能等级 | — | A级 | GB 8624 |

2  增强竖丝岩棉复合板尺寸允许偏差应符合表3.3.1-2的要求。

表3.3.1-2  增强竖丝岩棉复合板尺寸允许偏差

| 项 目 | 单位 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | mm | ±5.0 | GB/T 5486 |
| 宽度 | mm | ±3.0 |  |
| 厚度 | mm | +2.0，0.0 |  |
| 对角线差 | mm | ≤4.0 |  |

- 3.3.2  聚苯板的燃烧性能等级不应低于B1级，尺寸允许偏差应符合表3.3.2的要求，其它性能应符合现行行业标准《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》JG/T 228—2015中6.2.1条的规定。

表3.3.2  聚苯板尺寸的允许偏差

| 项 目 |  | 单位 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度、宽度 | ≤1000 | mm | ±3.0 | GB/T 6342 |
|  | 1000～2000 | mm | ±5.0 |  |
|  | >2000 | mm | ±8.0 |  |
| 厚度 |  | mm | +1.5，0.0 |  |
| 对角线差 |  | mm | ≤5.0 |  |
| 板边平直度 |  | mm/m | ≤3.0 |  |
| 板面平整度 |  | mm/m | ≤2.0 |  |

- 3.3.3  硬泡聚氨酯板的燃烧性能等级不应低于B1级，其它性能应符合现行行业标准《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420的有关规定。

- 3.3.4  真空绝热板的长热熔封边应设置在板的背面居中，另外两条短热熔封边应折起后粘到背面，其性能应符合现行行业标准《建筑用真空绝热板》JG/T 438的有关规定。

- 3.3.5  真空绝热保温装饰板性能要求应符合下列规定：

1  真空绝热保温装饰板性能应符合表3.3.5-1的要求；

表3.3.5-1  真空绝热保温装饰板性能

| 项 目 |  | 单位 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量 |  | kg/m2 | ≤30 | JG/T 287 |
| 面板与真空绝热板拉抻粘结强度 | 原强度 | MPa | ≥0.08 |  |
|  | 耐水 |  | ≥0.08 |  |
|  | 耐冻融 |  | ≥0.08 |  |
| 面板饰面层 | 耐酸性，48h | — | 无异常 |  |
|  | 耐碱性，96h |  | 无异常 |  |
|  | 耐盐雾，500h |  | 无损伤 |  |
|  | 耐老化，1000h |  | 合格 |  |
|  | 耐沾污性 | % | ≤10 |  |
|  | 附着力 | 级 | ≤1 |  |
| 真空绝热板的导热系数 |  | W/（m·K） | ≤0.008 |  |
| 真空绝热板的燃烧性能 |  | — | A级 |  |

2  真空绝热保温装饰板面板宽度不宜大于800mm，长度不宜大于1200mm，其规格尺寸可根据工程实际要求加工。尺寸允许偏差应符合表3.3.5-2的要求。

表3.3.5-2  真空绝热保温装饰板尺寸允许偏差

| 项 目 | 单位 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、宽度、厚度 | mm | ±2 | JG/T 287 |
| 对角线差 | mm | ≤3.0 |  |
| 板面平整度 | mm | ≤2.0 |  |

## 3.4  钢龙骨

3.4.1  钢结构建筑配套节能墙体用钢龙骨应为型钢或轻钢龙骨。

【条文说明】当有可靠依据时，钢结构建筑配套节能墙体可采用其他类型的钢材，但应符合相应国家标准的要求。

3.4.2  钢结构建筑配套节能墙体用型钢应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《热轧型钢》GB/T 706和《冷拔异型钢管》GB/T 3094的有关规定。

3.4.3  钢结构建筑配套节能墙体用轻钢龙骨应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的有关规定。

3.4.4  钢结构建筑配套节能墙体用钢龙骨的壁厚不应小于0.7mm。

3.4.5  钢结构建筑配套节能墙体用钢龙骨及龙骨组件的耐盐雾性能不应小于1000h。

【条文说明】为提高钢结构建筑配套节能墙体的耐久性能，增加对钢龙骨及龙骨组件的耐盐雾性能要求，在1000h试验后，钢龙骨及龙骨组件应无起泡、生锈等现象。

3.4.6  钢结构建筑配套节能墙体用钢龙骨及龙骨组件的双面镀锌量不应小于180g/m2，双面镀锌层厚度不应小于27μm。

【条文说明】为防止复合保温墙体中钢龙骨及龙骨组件发生锈蚀，影响复合保温墙体的整体稳定性与耐久性，确保复合保温墙体在规定年限内的正常使用，本规程在现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的基础上提高了复合保温墙体中钢龙骨及龙骨组件的双面镀锌量和双面镀锌厚度的要求。

## 3.5  其他材料

- 3.5.1  硅酸钙板性能应符合现行行业标准《纤维增强硅酸钙板  第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1中密度等级D1.3、强度等级Ⅲ级的有关规定；纤维水泥板性能应符合现行行业标准《纤维水泥平板  第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1中强度等级Ⅲ级的中密度板的有关规定。

- 3.5.2  抗裂砂浆、玻纤网、弹性底涂性能应符合现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158的有关规定。

- 3.5.3  钢结构建筑配套节能墙体用固定件及连接件应为不锈钢材质，或采用等效防腐措施。

【条文说明】为保证钢结构建筑配套节能墙体的耐久性能，满足在正常使用年限内的整体稳定性，固定件及连接件的材质均应为不锈钢材质；若采用其他防腐措施，应通过试验验证的防腐有效性和与不锈钢材质防腐性能的等效性。

- 3.5.4  JS防水涂料应符合现行国家标准《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445中Ⅰ型的要求。

- 3.5.5  涂装材料应与外保温系统相容，并应符合国家现行相关标准的规定；应使用水性涂装材料。

- 3.5.6  所采用的附件，包括界面砂浆、密封膏、密封条、盖口条等应分别符合设计要求和相应产品标准规定。

# 4  设计与构造

## 4.1  一般规定

- 4.1.1  钢结构建筑配套节能墙体施工前，工程设计单位应完成钢结构建筑配套节能墙体的设计技术文件。设计技术文件应包括下列内容：

1  钢结构建筑配套节能墙体的性能要求；

2  钢结构建筑配套节能墙体的厚度、门窗洞口位置和尺寸；

3  钢结构建筑配套节能墙体的抗震及耐撞击加固措施；

4  钢龙骨与主体结构的连接及外门窗洞口等构造节点；

5  阳台、空调板、装饰件等连接构造节点。

【条文说明】本条规定要求工程设计单位对钢结构建筑配套节能墙体的建筑功能、使用功能提出主要指标要求及构造要求，使钢结构建筑配套节能墙体能满足建筑工程设计要求。

- 4.1.2  钢结构建筑配套节能墙体应根据建筑所在地区的气候条件、使用功能等综合确定抗风性能、抗震性能、耐撞击性能、防火性能、水密性能、气密性能、隔声性能、热工性能和耐久性能等要求。

- 4.1.3  钢结构建筑配套节能墙体应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的相关规定取值进行承载力及稳定性计算，并应符合下列规定：

1  钢结构建筑配套节能墙体在风荷载作用下应进行变形验算；

2  钢结构建筑配套节能墙体的抗震性能应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011及《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339中非结构构件的相关规定；

3  在50年重现期的风荷载或多遇地震作用下，钢结构建筑配套节能墙体不应因为层间变形而发生开裂、起鼓、零件脱落等损坏；

4  在主体结构的层间位移角达到1/100时，钢结构建筑配套节能墙体不能发生掉落。

【条文说明】承载力及稳定性计算是确保钢结构建筑配套节能墙体在建筑工程所在气候地区、使用功能要求、抗震设防要求等综合因素下满足耐久性和使用年限要求的重要依据；风荷载作用下的变形验算，也是钢结构建筑配套节能墙体安全性的设计验证条件。尤其在重要的建筑工程中，应严格审查计算书。当主体结构承受50年重现期风荷载或多遇地震作用时，尚需具有一定的延性，避免承载能力极限状态和正常施工极限状态下应力集中或产生过大的约束应力。

抗风荷载标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中有关围护系统风荷载的规定，并可参照现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的有关规定，wk不应小于1kN/m2。

抗震性能应满足现行行业标准《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339中的有关规定。

- 4.1.4  钢结构建筑配套节能墙体的热工性能应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定，并应满足下列规定：

1  外墙保温层宜设置在钢构件外侧，当钢构件外侧保温材料厚度受限制时，应进行露点验算；

2  应采取措施减少热桥。当无法避免时，应使热桥部位内表面温度不低于室内空气露点温度；

3  屋面、楼地面、地下室、夏热冬冷地区和夏热冬暖地区电梯间、分户墙、女儿墙压顶、散水以下部位等的保温设计应符合国家现行相关节能标准要求。

- 4.1.5  钢结构建筑配套节能墙体的防火设计应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。当钢结构建筑配套节能墙体的保温材料燃烧性能等级低于A级时，应设置防火隔离带。防火隔离带的设置应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的有关规定。

【条文说明】防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料。防火隔离带应在每层水平设置，其高度不应小于300mm。

- 4.1.6  钢结构建筑配套节能墙体的隔声性能应符合国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50188的有关规定。

4.1.7  钢结构建筑配套节能墙体应做好密封和防水设计，确保水不会渗入保温层及基层，也不得渗透至任何可能造成破坏的部位，重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上，并应做密封和防水设计。

4.1.8  钢结构建筑配套节能墙体宜采用标准化的门窗，窗户宜安装附框。外门窗框与门窗口之间的缝隙内应挤满闭孔结构的聚氨酯，外墙保温材料与外门窗框之间应有防水隔断构造。

【条文说明】采用在工厂生产的门窗配套系列部品可以有效避免施工误差，提高安装的精度，保证外围护系统具有良好的气密性能；标准化的门窗系列部品要求在同一建筑的外门窗宜能协同互换。外门窗宜安装在预制有窗附框的外墙板部品上。外门窗附框应在工厂制作，并宜在进入工程现场前与外墙构件连接为一个整体。外门窗宜采用带有批水板等的集成化门窗配套系列部品。外门窗框四周与外墙保温材料接触部位极易渗水，外墙保温材料与外门窗框之间设置约20mm宽的防水隔断是非常必要的。

4.1.9  钢结构建筑配套节能墙体变形缝内应按建筑构造设计要求填塞保温材料并封闭。

4.1.10  在正常使用和维护下，钢结构建筑配套节能墙体的设计使用年限应与主体结构相协调。

【条文说明】钢结构建筑配套节能墙体的使用年限应与主体结构相协调，主要是指：配套节能墙体的设计使用年限宜与主体结构相同，配套节能墙体的基层板、骨架系统、连接配件的使用年限宜与建筑物同寿命；根据设计要求，配套节能墙体应定期维护，接缝胶、涂装层、保温材料应根据材料特性，明确使用年限，并应注明维护要求。

## 4.2  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统

- 4.2.1  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统的基本构造应符合表4.2.1的规定。

【条文说明】浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统以内侧面板和外侧保温板为内、外模板，将胶粉聚苯颗粒浇注浆料通过泵送浇筑成型为自保温墙体，墙体成型后，内、外模板成为墙体系统一部分而不用拆模。胶粉聚苯颗粒浇注浆料的导热系数小于0.10W/（m·K），具备较强的保温隔热性能，其本身在浇筑成型后即是一种自保温墙体。保温板作为外模板置于墙体外侧，从构造形式上是一种典型的外保温做法。因此，整个墙体系统形成了以胶粉聚苯颗粒浇注浆料为自保温墙体，保温板为外保温的复合构造墙体。内侧面板还可更换为增强竖丝岩棉复合板，这样更有利于低能耗建筑、被动房建筑使用，同时柔性的增强竖丝岩棉复合板可提高抗震性能，确保内饰面层在剧烈震动时不开裂。

4.2.2  钢龙骨应符合下列规定：

1  钢龙骨骨架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，并应与主体结构可靠连接，可采用膨胀螺栓固定，不得使用射钉固定；钢龙骨骨架应进行整体及连接节点验算。

2  竖向钢龙骨墙面方向间距不应大于600mm，必要时可增加横向龙骨。

3  内、外侧的双排竖向钢龙骨通过Φ6的限位钢筋焊接连接，限位钢筋竖向间距不宜大于800mm。

4  门窗洞口的钢龙骨应有加强措施。

5  当浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体长度超过6m或长度超过宽度的3倍时，应采取防止墙体变形的钢龙骨构造措施。

6  钢龙骨及龙骨组件应根据环境条件、材质、部位、结构性能、使用要求、施工条件和维护管理条件等进行防腐蚀设计，并应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的有关规定。

【条文说明】钢龙骨及其配件的布置和固定，直接影响到浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统在现浇施工前的整体稳定性与安全性，并会影响到现浇过程中对内侧面板和外侧保温板、浇筑工艺的质量控制等。

根据国家现行标准的相关要求，在建筑轻微振动、连接固定点存在疲劳荷载、金属材料与胶粉聚苯颗粒浇注浆料的温度线膨胀系数不同、吸水材料吸水后会发生软等多种因素的共同作用下，射钉固定点处的射钉拉拔力变化较大，故外墙用材料、构件严禁使用射钉连接固定。所以本条的明确要求钢龙骨与建筑主体结构的固定不得使用射钉。

防止复合保温墙体变形的构造措施可采用多种构造形式。

表4.2.1  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统基本构造

| 类型 | 构造层 | 组成材料 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内、外保温复合自保温 | 内装饰层① | 涂装材料+抹灰砂浆复合玻纤网 |  |
|  | 内侧面板② | 增强竖丝岩棉复合板（连接件与钢龙骨固定） |  |
|  | 钢龙骨③ | 轻钢龙骨、型钢等 |  |
|  | 主墙体④ | 胶粉聚苯颗粒浇注浆料 |  |
|  | 外侧面板⑤ | 保温板（连接件与钢龙骨固定） |  |
|  | 找平层⑥ | 胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 |  |
|  | 抗裂层⑦ | 抗裂砂浆复合玻纤网+弹性底涂 |  |
|  | 外饰面层⑧ | 涂装材料 |  |
| 外保温复合自保温 | 内装饰层① | 涂装材料+抹灰砂浆复合玻纤网 |  |
|  | 内侧面板② | 硅酸钙板或纤维水泥板（自攻螺钉与钢龙骨固定） |  |
|  | 钢龙骨③ | 轻钢龙骨、型钢等 |  |
|  | 主墙体④ | 胶粉聚苯颗粒浇注浆料 |  |
|  | 外侧面板⑤ | 保温板（连接件与钢龙骨固定） |  |
|  | 找平层⑥ | 胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 |  |
|  | 抗裂层⑦ | 抗裂砂浆复合玻纤网+弹性底涂 |  |
|  | 外饰面层⑧ | 涂装材料 |  |

4.2.3  内侧面板应符合下列规定：

1  内侧面板的排列和铺设应与钢龙骨的布置相适应。

2  内侧面板采用增强竖丝岩棉复合板等具有一定强度的不燃保温板时，应用连接件与钢龙骨固定，连接件水平间距不宜大于600mm，竖向间距不宜大于300mm。

3  内侧面板采用硅酸钙板或纤维水泥板时，宜采用沉头自攻螺钉与钢龙骨固定，自攻螺钉水平间距不宜大于600mm，竖直间距不宜大于300mm。

4  门窗洞口等部位的内侧面板端部应与钢龙骨平齐。

5  内侧面板也可采用可拆卸模板代替。

6  内侧面板的尺寸宜为1200mm×600mm，不燃保温板时的厚度宜为50mm，硅酸钙板或纤维水泥板时的厚度宜为10mm。

7  内侧面板与胶粉聚苯颗粒浇注浆料的接触面宜预先满涂界面砂浆。

【条文说明】内侧面板的固定方式和固定点的设置，直接影响到复合保温墙体的整体力学性能，同时也与胶粉聚苯颗粒浇注浆料的浇筑息息相关。

4.2.4  外侧面板应符合下列规定：

1  外侧面板的排列和铺设应与钢龙骨的布置相适应。

2  外侧面板应采用增强竖丝岩棉复合板、聚苯板、硬泡聚氨酯板等保温板。

3  外侧面板应用连接件与钢龙骨固定好，连接件水平间距不宜大于600mm，竖向间距不宜大于300mm。

4  外侧面板的尺寸宜为1200mm×600mm，保温板的厚度应根据设计要求确定。

5  保温板采用模塑聚苯板（EPS板）时，其与胶粉聚苯颗粒浇注浆料的接触面宜开设沿宽度方向相互平行的凹凸槽，槽宽宜为(90～110)mm，槽间距不应小于200mm，槽深宜为10mm。

6  保温板采用挤塑聚苯板（XPS板）时，其内、外表面应预先喷刷配套的界面砂浆。

4.2.5  找平层厚度宜为20mm。

【条文说明】找平层材料具有良好的找平作用，可阻断机械固定件所产生的热桥，使整个保温系统的保温效果得到加强；同时，可以消除板缝的不利影响，并可提高墙体的防火性能，对保温板起到保护作用。胶粉聚苯颗粒贴砌浆料使保温层和抗裂层之间的变形速度差得到过渡，提高了墙体的耐候性和抗裂性。

4.2.6  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统内敷设电气线路时，应对其进行穿管保护。

## 4.3  浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统

4.3.1  浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统的基本构造应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1  浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统基本构造

| 构造层 | 组成材料 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- |
| 内装饰层① | 涂装材料+柔性腻子（内夹玻纤网） |  |
| 内侧面板② | 硅酸钙板或纤维水泥板（自攻螺钉与龙骨固定） |  |
| 钢龙骨③ | C型钢（胶粉聚苯颗粒浇注浆料填芯） |  |
| 固定件④ | 自攻钉+L型角码+金属卡件 |  |
| 主墙体⑤ | 胶粉聚苯颗粒浇注浆料 |  |
| 外侧面板⑥ | 真空绝热保温装饰板 |  |
| 连接缀条⑦ | 扁钢 |  |

【条文说明】浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统是以内侧面板和真空绝热保温装饰板为内、外模板，将胶粉聚苯颗粒浇注浆料通过泵送浇筑成型为自保温墙体。待浆料达到强度后，内、外面板作为该墙体系统的组成部分而无需拆模。胶粉聚苯颗粒浇注浆料具备较强的保温隔热性能，浇筑成型后即是一种自保温墙体。真空绝热保温装饰板作为外模板置于墙体外侧，从构造形式上是一种典型的外保温做法。因此，整个墙体系统形成了以胶粉聚苯颗粒浇注浆料为自保温墙体，真空绝热保温装饰板为外保温的复合墙体。该墙体系统更有利于低能耗建筑、被动房建筑使用。

- 4.3.2  内、外侧竖向钢龙骨之间应采用连接缀条进行连接，缀条之间的竖向间距不宜大于500mm，缀条与龙骨之间采用自攻螺钉进行连接。

- 4.3.3  外侧固定组件应符合下列规定：

1  固定组件应经过防腐防氧化处理。

2  固定组件水平方向布置，布置间距不应大于600mm，必要时可增加横向龙骨。

3  固定组件与轻钢龙骨之间可采用自攻螺钉或焊接方式固定。

4.3.4  真空绝热保温装饰板应符合下列规定：

1  真空绝热保温装饰板应完全卡入固定组件中。

2  真空绝热保温装饰板所采用的真空绝热板厚度应根据设计要求确定，硅酸钙板、纤维水泥板的厚度不应小于10mm，铝板厚度不应小于1.2mm。

## 4.4  浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体系统

4.4.1  浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体系统的基本构造应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1  浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体系统基本构造

| 构造层 | 组成材料 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- |
| 内装饰层① | 涂装材料+抹灰砂浆复合玻纤网 |  |
| 内侧面板② | 胶粉改性聚苯颗粒保温板（连接件与钢龙骨固定） |  |
| 钢龙骨③ | 轻钢龙骨、型钢等 |  |
| 主墙体④ | 胶粉改性聚苯颗粒浆料 |  |
| 外侧面板⑤ | 胶粉改性聚苯颗粒保温板（连接件与钢龙骨固定） |  |
| 找平层⑥ | 胶粉改性聚苯颗粒浆料 |  |
| 抗裂层⑦ | 抗裂砂浆复合玻纤网 |  |
| 外饰面层⑧ | 涂装材料 |  |

4.4.2  钢龙骨应符合下列规定：

1  钢龙骨骨架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，并应与主体结构可靠连接，可采用膨胀螺栓固定，不得使用射钉固定；钢龙骨骨架应进行整体及连接节点验算。

2  竖向钢龙骨墙面方向间距不应大于1200mm，必要时可增加横向龙骨。

3  内、外侧的双排竖向钢龙骨通过Φ6的限位钢筋焊接连接，限位钢筋竖向间距不宜大于800mm。

4  门窗洞口的钢龙骨应有加强措施。

5  当浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体长度超过6m或长度超过宽度的3倍时，应采取防止墙体变形的钢龙骨构造措施。

6  钢龙骨及龙骨组件应根据环境条件、材质、部位、结构性能、使用要求、施工条件和维护管理条件等进行防腐蚀设计，并应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的有关规定。

- 4.4.3  胶粉改性聚苯颗粒保温板每隔600mm设置连接件一道，连接件与钢龙骨宜采用自攻螺钉连接，并与胶粉改性聚苯颗粒保温板进行拉结。

- 4.4.4  钢龙骨外侧的胶粉改性聚苯颗粒保温板厚度不宜小于100mm。

【条文说明】不小于100mm的胶粉改性聚苯颗粒保温板可阻断钢龙骨的热桥。

- 4.4.5  胶粉改性聚苯颗粒保温板应榫卯咬合，采用胶粉改性聚苯颗粒浆料砌筑，板缝采用胶粉改性聚苯颗粒浆料或聚氨酯发泡材料填实。

- 4.4.6  连接件宜采用钢质材料，并应经过防腐、防锈处理。

4.4.7  找平层厚度宜为10mm。

## 4.5  胶粉聚苯颗粒贴砌保温板外保温系统

- 4.5.1  胶粉聚苯颗粒贴砌保温板外保温系统的基本构造应符合表4.5.1的规定。

表4.5.1  胶粉聚苯颗粒贴砌保温板外保温系统基本构造

| 构造层 | 组成材料 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- |
| 基层① | 钢柱外围、钢梁、钢板墙或钢结构的填充墙体 |  |
| 界面层② | 界面砂浆 |  |
| 粘结层③ | 胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 |  |
| 保温层④ | 保温板（固定件辅助固定） |  |
| 找平层⑤ | 胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 |  |
| 抗裂层⑥ | 抗裂砂浆复合玻纤网+弹性底涂 |  |
| 饰面层⑦ | 涂装材料 |  |

【条文说明】贴砌保温板系统是胶粉聚苯颗粒保温浆料系统和EPS板薄抹灰系统优点的综合，采用满粘无空腔的柔性构造做法，抗裂、抗风、防火、耐候、保温性能均比较好，不仅可用于混凝土及砌块基层，也可用于钢构件基层。

4.5.2  基层为钢结构的钢质墙体或钢结构的填充墙体。基层上应满涂界面砂浆。

【条文说明】为了提高胶粉聚苯颗粒浆料与基层的粘结性能，对各种基层均应进行界面处理。

4.5.3  保温板应为增强竖丝岩棉复合板、聚苯板或硬泡聚氨酯板等。

4.5.4  保温板的面积不宜大于0.36m2。

【条文说明】小尺寸的保温板利于满粘施工，也满足防火分仓尺寸的要求。采用面积比较小的保温板可削减并有效控制其尺寸稳定性差、变形应力大等问题，也可减少虚贴不实等隐患。

4.5.5  保温板间宜有10mm宽板缝，板缝碰头灰采用胶粉聚苯颗粒贴砌浆料。

【条文说明】保温板之间留灰缝可提高保温系统的透气性，防止板缝处开裂。

4.5.6  粘贴保温板的胶粉聚苯颗粒贴砌浆料层厚度宜为(5～15)mm。

4.5.7  固定件数量每平方米不宜少于5个，每块板宜有一个固定件穿过。

4.5.8  找平层厚度宜为20mm。

4.5.9  当保温板采用聚苯板或硬泡聚氨酯板时，应每层设置防火隔离带，防火隔离带材料宜选用增强竖丝岩棉复合板。

## 4.6  粘贴真空绝热板外保温系统

- 4.6.1  粘贴真空绝热板外保温系统的基本构造应符合表4.6.1的规定。

表4.6.1  粘贴真空绝热板外保温系统基本构造

| 构造层 | 组成材料 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- |
| 基层① | 钢柱外围、钢梁、钢板墙或钢结构的填充墙体 |  |
| 界面层② | 界面砂浆 |  |
| 粘结层③ | 粘结砂浆 |  |
| 保温层④ | 真空绝热板 |  |
| 界面层⑤ | 界面剂 |  |
| 保护层⑥ | 胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 |  |
| 抗裂层⑦ | 抗裂砂浆复合玻纤网 |  |
| 饰面层⑧ | 涂装材料 |  |

【条文说明】粘贴真空绝热板外保温系统是采用满粘无空腔的构造做法，对于抗裂、抗风、防火、防水、耐候、保温性能均比较好，不仅可用于混凝土及砌块基层，也可用于钢构件基层。胶粉聚苯颗粒贴砌浆料层是对真空绝热板的再次保护。

- 4.6.2  基层表面应满涂界面砂浆。

【条文说明】为了提高粘结砂浆与基层的粘结性能，对各种基层均应进行界面处理。

- 4.6.3  真空绝热板之间板缝不应大于20mm，板缝宽度不大于8mm时宜采用胶粉聚苯颗粒贴砌浆料填缝处理，板缝宽度大于8mm时宜采用现场发泡聚氨酯填缝处理。

- 4.6.4  粘结砂浆和抗裂砂浆厚度宜为(3～5)mm。

4.6.5  找平层厚度宜控制在(8～12)mm。

4.6.6  饰面层宜优先选用涂料、饰面砂浆、柔性面砖等轻质饰面材料，其安全性与耐久性应符合相关标准要求。

## 4.7  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板墙体系统

4.7.1  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板墙体系统的基本构造应符合表4.7.1的规定。

表4.7.1  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板墙体系统基本构造

| 构造层 | 组成材料 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- |
| 内装饰层① | 涂装材料+抹灰砂浆复合玻纤网 |  |
| 钢龙骨② | 轻钢龙骨、型钢等 |  |
| 主墙体③ | 胶粉改性聚苯颗粒保温板（连接件与钢龙骨固定） |  |
| 找平层④ | 胶粉改性聚苯颗粒浆料 |  |
| 抗裂层⑤ | 抗裂砂浆复合玻纤网 |  |
| 饰面层⑥ | 涂装材料 |  |

4.7.2  钢龙骨应符合下列规定：

1  钢龙骨骨架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，并应与主体结构可靠连接，可采用膨胀螺栓固定，不得使用射钉固定；钢龙骨骨架应进行整体及连接节点验算。

2  竖向钢龙骨墙面方向间距不应大于1200mm，必要时可增加横向龙骨。

3  门窗洞口的钢龙骨应有加强措施。

4  钢龙骨及龙骨组件应根据环境条件、材质、部位、结构性能、使用要求、施工条件和维护管理条件等进行防腐蚀设计，并应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的有关规定。

- 4.7.3  胶粉改性聚苯颗粒保温板每隔600mm设置连接件一道，连接件与钢龙骨宜采用自攻螺钉连接，并与胶粉改性聚苯颗粒保温板进行拉结。

- 4.7.4  钢龙骨外侧的胶粉改性聚苯颗粒保温板厚度不宜小于100mm。

- 4.7.5  胶粉改性聚苯颗粒保温板应榫卯咬合，采用胶粉改性聚苯颗粒浆料砌筑，板缝采用胶粉改性聚苯颗粒浆料或聚氨酯发泡材料填实。

- 4.7.6  连接件宜采用钢质材料，并应经过防腐、防锈处理。

# 5  施  工

## 5.1  一般规定

- 5.1.1  钢结构建筑配套节能墙体工程的施工单位应根据设计技术文件编制专项施工方案，应按照审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工，在施工过程中不得随意更改墙体节能设计，如确需变更时应有设计变更文件并经原施工图设计审查机构审查通过，并获得监理和建设单位的确认。

【条文说明】采用钢结构建筑配套节能墙体的工程，在专项施工方案中应包括有关钢结构建筑配套节能墙体的针对性内容，反映对钢结构建筑配套节能墙体工程施工的特殊要求。

- 5.1.2  钢结构建筑配套节能墙体工程施工前，应对作业人员进行技术交底和实际操作培训。

【条文说明】从事钢结构建筑配套节能墙体施工作业人员的操作技能对于施工效果影响较大，而钢结构建筑配套节能墙体技术发展迅速，故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训均应留有记录。

- 5.1.3  钢结构建筑配套节能墙体工程施工现场应按有关规定，采取可靠的防潮、防水、防火等保护措施。进行焊接作业时，应对受其影响的构件采取防火毯等有效保护措施。施焊后应对受到焊接影响的部位进行表面防护处理。

【条文说明】钢结构建筑配套节能墙体工程所用材料中存在着易燃或可燃的有机材料，易着火燃烧，应有可靠的防火措施。

- 5.1.4  钢结构建筑配套节能墙体工程施工各道工序之间应进行交接检验，上道工序合格后方可进行下道工序，并做隐蔽工程记录，必要时应保留有影像资料。

【条文说明】为了控制工程质量，特别是将被后续工序覆盖，以后不易直接检查的工序，应做好隐蔽工程记录，对于重点部位应留有图文影像资料。

- 5.1.5  材料进入施工现场后，应在监理工程师监督下进场验收，并按规定取样复检；各种材料应分类贮存，贮存期及条件应符合产品使用说明书的规定，应防雨、防暴晒、防火，且不宜露天存放，对在露天存放的材料，用苫布覆盖。

- 5.1.6  材料应按照产品说明书的要求配制，计量准确，配制好的材料应在规定时间内用完，严禁过时使用。

- 5.1.7  施工设备应符合下列规定：

- 1  各类作业机具、工具齐备；

- 2  应定期对相关设备进行检查、试运行，确保设备正常运转；

- 3  应定期检查设备的相关安全保护措施，确保设备安全运行；

- 4  应定期对计量设备进行校准；

- 5  施工前应配备设备相关易损部件，设备出现故障时应及时维修，严禁设备带病运行；

- 6  设备检修应有专业人员进行操作，未经培训不得进行设备检修工作；

- 7  设备操作应安排专人进行，操作人员应经培训合格后才能上岗。

- 5.1.8  钢结构建筑配套节能墙体工程的施工环境应符合下列规定：

- 1  施工时，风力不应大于5级；

- 2  雨季和降雨期间应按雨期施工要求采取措施，严禁在下雨而无任何避雨等防护措施下进行施工；

- 3  当日平均气温达到30℃及以上时，应按高温天气施工要求采取措施；

- 4  冬期施工时，应按现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定进行；当气温骤降至0℃以下时，应按冬期施工的要求采取应急防护措施；越冬期间，应采取相应的维护保温措施。

【条文说明】大风天气容易带走墙面水分，造成水分散失，影响墙体材料的正常化学反应，同时，大风天气对粘贴保温板极为不利。本规程中的雨期包括雨季和雨天两种情况。高温条件对砂浆的搅拌、浇筑和养护不利，因此应有相应的防护措施。由寒冷气候造成的伤害短期内往往不易被发现，但是长久以后就会出现涂层开裂、破碎或分离。突然降温也可影响涂层的养护，其影响很快就会表现出来。突然降雨可将未经养护的新抹涂料直接从墙上冲掉，可采取遮阳、防雨和防风措施。

- 5.1.9  钢结构建筑配套节能墙体工程完工后应做好成品保护：

1  滴水槽、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆，应及时清理干净。

2  移动吊篮、翻拆脚手板应防止破坏已抹好的墙面，门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。其它工种作业时应不得污染或损坏墙面，禁止踩踏窗口。

3  各构造层在硬化前应防止水冲、撞击、振动。

【条文说明】施工过程应采取措施对已施工和正在施工的钢结构建筑配套节能墙体进行保护，可采取设置警戒线，以及包、裹、盖、遮等有效措施。

- 5.1.10  施工单位应采取有效措施控制建筑工程施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声等对周围环境造成的污染和危害。

【条文说明】本条要求施工单位实行文明施工、安全施工，并对钢结构建筑配套节能墙体施工过程中产生的环保问题提出相关要求。

## 5.2  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统

- 5.2.1  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统的施工工序应符合图5.2.1的要求。

安装墙体钢龙骨

安装墙体内、外侧面板

涂装饰面施工

喷刷弹性底涂

抹抗裂砂浆压入玻纤网

配制抗裂砂浆

抹胶粉聚苯颗粒贴砌浆料

配制胶粉聚苯颗粒浇注浆料

浇筑胶粉聚苯颗粒浇注浆料

图5.2.1  浇筑胶粉聚苯颗粒复合保温板墙体系统施工工序

- 5.2.2  安装墙体钢龙骨应符合下列要求：

1  钢龙骨材料应具有质量证明文件，并应符合设计文件要求和现行国家有关规定。

2  钢龙骨构件宜在工厂制作，可在工厂拼装，也可在现场拼装。钢龙骨构件制作前应根据设计图纸编制构件加工详图。

3  钢龙骨在现场可采用无齿锯、角磨机切割。

4  墙体钢龙骨两端分别与钢结构和楼板连接，连接方式为锚栓连接或焊接。锚固深度和拉拔力指标应符合设计要求。

- 5.2.3  安装墙体内、外侧面板应符合下列要求：

1  内、外侧面板下料前应结合钢龙骨排布方式布置，绘制内、外侧面板排板图。

2  使用自攻螺丝、塑料螺栓将内、外侧面板固定于墙体钢龙骨位置，保证其垂直度与平整度；其中外侧面板可一次安装至一层楼高度，内侧面板每次安装高度宜为1200mm。

- 5.2.4  浇筑胶粉聚苯颗粒浇注浆料施工应符合下列要求：

1  胶粉聚苯颗粒浇注浆料可工厂预制或现场制备，塌落度应控制在(210～230)mm之间，整个浇筑过程应避免振捣。

2  胶粉聚苯颗粒浇注浆料应采用专用泵送设备，宜采用软管泵和砂浆挤压泵输送，输送泵须满足输送高度和距离的要求。特殊部位和特殊情况下可采用吊车配备斗容器输送胶粉聚苯颗粒浇注浆料。两次浇筑施工的时间间隔应不少于24h。

3  每浇筑(1000～1200)mm的均匀高度后，可继续进行内侧面板的安装，并对其的垂直度与平整度进行严格检查。

- 5.2.5  抹胶粉聚苯颗粒贴砌浆料找平应符合下列要求：

1  在找平施工前，应弹出找平层的厚度控制线，用胶粉聚苯颗粒贴砌浆料做标准厚度灰饼；

2  胶粉聚苯颗粒贴砌浆料找平应按照从上至下的顺序施工；

3  胶粉聚苯颗粒贴砌浆料抹灰可分两遍完成，第一遍抹灰应使平整度达到±5mm，第二遍抹灰厚度可略高于灰饼厚度，然后用杠尺刮平并修补墙面以达到平整度要求。

- 5.2.6  抗裂层和饰面层施工应符合下列要求：

1  在找平施工完成(3～7)d且施工质量验收合格以后，即可抹抗裂砂浆压入玻纤网；

2  抹抗裂砂浆前应根据设计要求做好滴水线；

3  大面积铺贴玻纤网前，在门窗洞口四角沿45º方向铺贴一层300mm×200mm玻纤网；

4  玻纤网应自上而下沿外墙铺设，搭接宽度不宜小于100mm；抹好抗裂砂浆后，立即铺设玻纤网，铺贴要平整，无褶皱，砂浆饱满度达到100%，并用抹子将其压入抗裂砂浆内，以玻纤网均被抗裂砂浆覆裹为宜；

5  首层墙面应铺贴双层玻纤网，第一层玻纤网应对接，对接点不得在阴阳角处且偏离阴阳角不低于200mm；两层玻纤网之间抗裂砂浆应饱满，禁止干贴；

6  抗裂砂浆施工完后，应检查平整度、垂直度及阴阳角方正，不符合要求的应用抗裂砂浆进行修补；严禁在抗裂砂浆面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等；

7  抗裂砂浆施工完初凝后即可涂刷弹性底涂，涂刷应均匀，不得有漏底现象；

8  若需要刮涂柔性耐水腻子找平施工时，应先局部修复，再大面积刮涂，分多遍进行，每遍刮涂厚度控制在0.5mm左右；

9  按《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29的规定涂刷饰面涂料。

## 5.3  浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统

5.3.1  浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统的施工工序应符合图5.3.1的要求。

- 5.3.2  钢龙骨施工前，应在底部位置安装限位导轨，以保证墙体龙骨的垂直度及平整度，保证面板的水平方向的平整度以及内外面板距离的一致性。

- 5.3.3  墙体龙骨两端应分别与限位导轨和框架梁连接，连接方式为锚栓连接或焊接。锚固深度和拉拔力指标应符合设计要求。

- 5.3.4  使用自攻螺钉、固定件将墙体内侧面板和外侧真空绝热保温装饰板固定于墙体龙骨位置，保证其垂直度与平整度；其中外侧面板可一次安装至一层楼高度，内侧面板每次安装高度宜为1200mm。

- 5.3.5  宜使用聚氨酯发泡处理真空绝热保温装饰板之间的板缝，防止浇筑浆料时漏浆。

测量放线优化排板方案

安装钢龙骨

板缝处理

安装内侧面板

板缝处理

安装真空绝热保温装饰板

安装窗框

浇筑胶粉聚苯颗粒浇注浆料

外侧面板密封胶处理

整体检查验收

图5.3.1  浇筑胶粉聚苯颗粒复合真空绝热保温装饰板墙体系统施工工序

- 5.3.6  浇筑胶粉聚苯颗粒浇注浆料施工应符合下列要求：

- 1  用混凝土泵送机将搅拌均匀的胶粉聚苯颗粒浇注浆料泵送至内侧面板和外侧面板围成之空腔内，胶粉聚苯颗粒浇注浆料的塌落度应控制在(210～230)mm之间，同一施工段内应连续浇筑，浇筑及间歇的全部时间不应超过其初凝时间。一次浇筑高度宜控制在(1000～1200)mm。浇筑后进行上层内侧面板安装，并检查垂直平整度。

- 2  上一施工段浇筑施工20h后，待下层胶粉聚苯颗粒浇注浆料贯入阻力值达到(30～105)kN/mm2（相当立方体抗压强度(0.2～0.4)MPa）时，方可进行下一施工段浇筑。

- 3  施工中应对真空绝热板进行保护，不得破坏真空绝热板的真空度。

- 4  穿墙孔及预埋管道应及时设置，并在穿墙洞口的缝隙处填塞背衬并使用耐候密封胶防水封闭。

- 5.3.7  密封胶施工应符合下列要求：

- 1  处理前应先清洁板缝及周边部位，沿板缝两侧粘贴美纹纸，最后挤注密封胶。

- 2  真空绝热保温装饰板板缝及其周边部位应进行打扫、清洁，不得有灰尘、油污、积水和其他污染物。

- 3  板缝密封胶修刮完毕后方可揭下美纹纸。若为覆膜板面则应在撤脚手架时及时去掉保护膜，清理装饰保温板表面。

## 5.4  浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体系统

5.4.1  浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体系统的施工工序应符合图5.4.1的要求。

- 5.4.2  安装墙体钢龙骨应符合第5.2.2条的要求。

- 5.4.3  安装墙体内、外侧面板应符合下列要求：

1  内、外侧面板（胶粉改性聚苯颗粒保温板）下料前应结合钢龙骨排布方式布置，绘制内、外侧面板排板图。

2  根据排板图，用胶粉改性聚苯颗粒浆料将胶粉改性聚苯颗粒保温板按顺砌方向筑好，确保榫卯咬合，砌筑时应随铺随砌，灰缝应横平竖直。其中外侧面板可一次安装至一层楼高度，内侧面板每次安装高度宜为1200mm。

3  胶粉改性聚苯颗粒保温板每砌筑一排后用自攻螺丝、钢带等将其固定于墙体钢龙骨位置，保证垂直度与平整度。

4  水平固定组件与钢结构或轻钢龙骨应有可靠连接，每个水平固定组件与胶粉改性聚苯颗粒保温板应有四处可靠连接。

安装墙体钢龙骨

安装墙体内、外侧面板

涂装饰面施工

抹抗裂砂浆压入玻纤网

配制抗裂砂浆

抹胶粉改性聚苯颗粒浆料

配制胶粉改性聚苯颗粒浆料

浇筑胶粉改性聚苯颗粒浆料

图5.4.1  浇筑胶粉改性聚苯颗粒保温墙体系统施工工序

- 5.4.4  浇筑胶粉改性聚苯颗粒浆料施工应符合下列要求：

1  胶粉改性聚苯颗粒浆料可工厂预制或现场制备，塌落度应控制在(210～230)mm之间，整个浇筑过程应避免振捣。

2  胶粉改性聚苯颗粒浆料应采用专用泵送设备，宜采用软管泵和砂浆挤压泵输送，输送泵须满足输送高度和距离的要求。特殊部位和特殊情况下可采用吊车配备斗容器输送胶粉改性聚苯颗粒浆料。两次浇筑施工的时间间隔应不少于24h。

3  每浇筑(1000～1200)mm的均匀高度后，可继续进行内侧面板的安装，并对其的垂直度与平整度进行严格检查。

- 5.4.5  抹胶粉改性聚苯颗粒浆料找平应符合下列要求：

1  在找平施工前，应弹出找平层的厚度控制线，用胶粉改性聚苯颗粒浆料做标准厚度灰饼；

2  胶粉改性聚苯颗粒浆料找平应按照从上至下的顺序施工；

3  胶粉改性聚苯颗粒浆料抹灰可分两遍完成，第一遍抹灰应使平整度达到±5mm，第二遍抹灰厚度可略高于灰饼厚度，然后用杠尺刮平并修补墙面以达到平整度要求。

- 5.4.6  抗裂层和饰面层施工应符合第5.2.6条的要求。

## 5.5  胶粉聚苯颗粒贴砌保温板外保温系统

- 5.5.1  胶粉聚苯颗粒贴砌保温板外保温系统的施工工序应符合图5.5.1的要求。

- 5.5.2  保温层施工前应对钢柱、钢梁、钢板墙或钢结构的填充墙体等基层进行处理，表面应平整、洁净、干燥，不得有浮尘、漏浆、油污、空鼓等质量问题。

【条文说明】要求基层处理是为了保证保温层的施工质量不受影响。基层的可粘结性受表面清洁状况、所用材料、施工工艺等影响很大。

- 5.5.3  钢柱、钢梁、钢板墙或钢结构的填充墙体等基层表面应均匀满涂一薄层界面砂浆。

- 5.5.4  弹控制线、拉基准线应符合下列要求：

1  根据建筑物立面设计和外墙保温技术要求，在墙面弹出外门窗口水平、垂直控制线。

2  在保温板粘贴的起始位置，沿建筑物周边弹出水平线；保温板施工前在阳角预贴标准块并沿标准块上沿挂水平控制线，在同一墙面的两道垂直通线间拉横向厚度控制线。

贴砌保温板

配制界面砂浆

基层处理

喷刷界面砂浆

弹控制线、拉基准线

涂装饰面施工

喷刷弹性底涂

抹抗裂砂浆压入玻纤网

配制抗裂砂浆

抹胶粉聚苯颗粒贴砌浆料

配制胶粉聚苯颗粒贴砌浆料

图5.5.1  胶粉聚苯颗粒贴砌保温板外保温系统施工工序

- 5.5.5  贴砌保温板应符合下列要求：

1  在墙面与保温板的粘贴面均抹(5～15)mm厚的胶粉聚苯颗粒贴砌浆料，随即将保温板粘贴于墙面上；粘贴保温板时应挤出碰头灰，保温板间灰缝宽宜为10mm，灰缝不饱满处用胶粉聚苯颗粒贴砌浆料填平。

2  保温板自下而上从起始位置开始沿水平粘贴，由边角处向中间粘贴，保温板在角部应交错咬合，墙面部位保温板上下错缝粘贴（图5.5.5-1），及时用靠尺检查其平整度。

图5.5.5-1  保温板墙角排板示意

3  保温板贴砌遇到非标准尺寸时，可进行现场裁切，裁切时应注意边口尺寸整齐，切口应与保温板面垂直。

4  门窗洞口四角处保温板不得拼接，应采用整块保温板切割成形，保温板接缝应离开角部至少200mm（图5.5.5-2）。

5  保温板为增强竖丝岩棉复合板时，在底部第一排增强竖丝岩棉复合板的下侧板端与散水的间距不小于200mm的范围采用XPS板或硬泡聚氨酯板进行保温、防水处理。

6  设计有防火隔离带时，按设计要求安装增强竖丝岩棉复合板防火隔离带或其它防火隔离带材料。

【条文说明】粘贴保温板时，应轻柔挤压保温板，使得保温板粘接饱满。墙体立面横纵向交接点应保证上部保温板压住下部保温板。防火隔离带与保温层应同步施工。

图5.5.5-2  门窗洞口保温板排板示意

7  保温板贴砌好养护24h后，按设计要求安装机械固定件加强固定保温板。

- 5.5.6  抹胶粉聚苯颗粒贴砌浆料找平应符合下列要求：

1  在找平施工前，应弹出找平层的厚度控制线，用胶粉聚苯颗粒贴砌浆料或EPS板块做标准厚度灰饼。

2  胶粉聚苯颗粒贴砌浆料找平应按照从上至下、从左至右的顺序施工。

3  胶粉聚苯颗粒贴砌浆料抹灰可分两遍完成，第一遍抹灰应使平整度达到±5mm，第二遍抹灰厚度可略高于灰饼厚度，然后用杠尺刮平并修补墙面以达到平整度要求。

4  外窗（门）洞口室外部分的侧墙面可抹不低于20mm的胶粉聚苯颗粒贴砌浆料，外窗（门）框与胶粉聚苯颗粒贴砌浆料之间预留20mm宽的缝隙用柔性止水条填塞，并用JS防水涂料进行防水处理。

- 5.5.7  抗裂层和饰面层施工应符合下列要求：

1  在胶粉聚苯颗粒贴砌浆料层施工完成(3～7)d且施工质量验收合格以后，即可抹抗裂砂浆压入玻纤网。

2  抹抗裂砂浆前应根据设计要求做好滴水线。

3  门窗洞口周边的玻纤网应翻出墙面100mm，并应在四角沿45º方向加铺一层200mm×300mm的玻纤网增强（图5.5.7）。

门窗洞口

图5.5.7  门窗洞口部位耐碱玻璃纤维网格布增强示意图

4  玻纤网应自上而下沿外墙铺设，搭接宽度不宜小于100mm；抹好抗裂砂浆后，立即铺设玻纤网，铺贴要平整，无褶皱，砂浆饱满度达到100%，并用抹子将其压入抗裂砂浆内，以玻纤网均被抗裂砂浆覆裹为宜。

5  首层墙面应铺贴双层玻纤网，第一层玻纤网应对接，对接点不得在阴阳角处且偏离阴阳角不低于200mm；两层玻纤网之间抗裂砂浆应饱满，禁止干贴。

6  抗裂砂浆施工完后，应检查平整度、垂直度及阴阳角方正，不符合要求的应用抗裂砂浆进行修补；严禁在抗裂砂浆面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等。

7  抗裂砂浆施工完初凝后即可涂刷弹性底涂，涂刷应均匀，不得有漏底现象。

8  按《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29的规定涂刷饰面涂料。

## 5.6  粘贴真空绝热板外保温系统

- 5.6.1  粘贴真空绝热板外保温系统的施工工序应符合图5.6.1的要求。

基层处理

喷（刷）界面砂浆

喷涂界面剂

安装锚栓标识件（必要时）

粘贴真空绝热板

粘贴翻包网

锯齿刮刀刮出条状

安装、调试喷涂机

喷涂（抹）粘结砂浆

喷涂胶粉聚苯颗粒贴砌浆料

涂抹抗裂砂浆压入玻纤网

涂装饰面施工

图5.6.1  粘贴真空绝热板外保温系统施工工序

- 5.6.2  保温层施工前应满足第5.5.2条的要求。

- 5.6.3  钢柱、钢梁、钢板墙或钢结构的填充墙体等基层表面处理应满足第5.5.3条的要求。

- 5.6.4  真空绝热板应采用满粘的方式粘贴，粘结砂浆厚度宜控制在(3～5)mm。锚栓应安装在玻纤网的外侧。用于锚栓定位的锚固标识件应预埋在真空绝热板的板缝中间位置。

- 5.6.5  真空绝热板应进行排板设计，竖向应逐行错缝，最小错缝宽度不应小于100mm，板缝不宜大于8mm，否则应采用发泡聚氨酯填充，且板缝不应大于20mm。阳角部位宜采用塑料护角条（网）进行增强处理，详见图5.5.4。

- 5.6.6  真空绝热板粘贴完毕后应涂刷界面剂一道；胶粉聚苯颗粒贴砌浆料厚度宜控制在(8~12)mm；抗裂砂浆厚度宜控制在(3~5)mm。

- 5.6.7  粘贴真空绝热板应符合下列要求：

- 1  真空绝热板应自下而上从起始位置开始沿水平粘贴，由边角处向中间粘贴，真空绝热板在角部应交错咬合，墙面部位保温板上下错缝粘贴（图5.6.7-1），及时用靠尺检查其平整度；

- 2  真空绝热板粘贴遇到非标准尺寸时，可采用异形板；

- 3  门窗洞口四角处真空绝热板可以出现拼接但需做加强处理，保温板竖向接缝应离开角部至少200mm（图5.6.7-2）。

1-真空绝热板；2-PVC护角

图5.6.7-1  真空绝热板排版示意图

图5.6.7-2  真空绝热板门窗洞口保温板排板示意

- 5.6.8  施工时各个环节应对真空绝热板进行保护，不得破坏真空绝热板的真空度。

- 5.6.9  抗裂层和饰面层施工应满足第5.5.7条的要求。

## 5.7  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板墙体系统

5.7.1  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板墙体系统的施工工序应符合图5.7.1的要求。

- 5.7.2  安装墙体钢龙骨应符合第5.2.2条的要求。

- 5.7.3  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板应符合下列要求：

1  胶粉改性聚苯颗粒保温板下料前应结合钢龙骨排布方式布置，绘制排板图。

2  根据排板图，用胶粉改性聚苯颗粒浆料将胶粉改性聚苯颗粒保温板按顺砌方向筑好，确保榫卯咬合，砌筑时应随铺随砌，灰缝应横平竖直。

3  胶粉改性聚苯颗粒保温板每砌筑一排后用自攻螺丝、钢带等将其固定于墙体钢龙骨位置，保证垂直度与平整度。

4  水平固定组件与钢结构或轻钢龙骨应有可靠连接，每个水平固定组件与胶粉改性聚苯颗粒保温板应有四处可靠连接。

安装墙体钢龙骨

砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板

涂装饰面施工

抹抗裂砂浆压入玻纤网

配制抗裂砂浆

抹胶粉改性聚苯颗粒浆料

配制胶粉改性聚苯颗粒浆料

图5.7.1  砌筑胶粉改性聚苯颗粒保温板墙体系统施工工序

- 5.7.4  抹胶粉改性聚苯颗粒浆料找平应符合下列要求：

1  在找平施工前，应弹出找平层的厚度控制线，用胶粉改性聚苯颗粒浆料做标准厚度灰饼；

2  胶粉改性聚苯颗粒浆料找平应按照从上至下的顺序施工；

3  胶粉改性聚苯颗粒浆料抹灰可分两遍完成，第一遍抹灰应使平整度达到±5mm，第二遍抹灰厚度可略高于灰饼厚度，然后用杠尺刮平并修补墙面以达到平整度要求。

- 5.7.5  抗裂层和饰面层施工应符合第5.2.6条的要求。

# 6  工程验收

## 6.1  一般规定

- 6.1.1  钢结构建筑配套节能墙体工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定进行施工质量验收。

- 6.1.2  钢结构建筑配套节能墙体工程施工过程中，应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进墙体节能分项工程验收。

【条文说明】钢结构建筑配套节能墙体的完工之后，有不少部位或节点被墙体或装饰材料隐蔽，在工程验收时无法观察、检测，而这些部位或节点的施工质量又至关重要，甚至与墙体的安全性能直接有关，应在施工过程中进行检查并做好记录。工程验收时，仅对隐蔽工程验收记录进行审核、检查。

施工单位应严格按设计要求进行隐蔽工程施工并及时进行自检，发现问题应马上返工，自检合格，应会同监理和当地质监站进行隐蔽工程验收并做好记录，参加检验的人员，应在隐蔽验收记录上签字认可。

6.1.3  采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每1000m2保温面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批。检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2。

【条文说明】检验批的划分应符合国家现行相关标准的规定，并结合工程实际情况进行划分。特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

- 6.1.4  钢结构建筑配套节能墙体工程竣工验收应提交下列文件：

1  墙体保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录；

2  专项施工方案；

3  墙体保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告、现场验收记录和隐蔽工程验收记录；

4  施工技术交底；

5  施工工艺记录及施工质量检验记录；

6  其他必须提供的资料。

【条文说明】钢结构建筑配套节能墙体的工程质量验收分为资料验收和工程现场验收。本条规定了钢结构建筑配套节能墙体工程质量验收时应提交的基本验收资料范围。

## 6.2  主控项目

- 6.2.1  钢结构建筑配套节能墙体工程使用材料的品种、规格、性能应符合设计、本规程和相关标准要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件；检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

- 6.2.2  主要组成材料应按表6.2.2规定进行现场见证取样复验。

表6.2.2  主要组成材料见证取样复验项目

| 材料 | - 复验项目 |
| --- | --- |
| 增强竖丝岩棉复合板 | - 芯材导热系数，防护层厚度，垂直于板面方向的抗拉强度，燃烧性能等级 |
| EPS板、XPS板、硬泡聚氨酯板 | - 表观密度，导热系数，抗拉强度，燃烧性能等级 |
| 真空绝热板 | - 外观、单位面积质量，导热系数，垂直板面方向的抗拉强度，燃烧性能等级 |
| 真空绝热保温装饰板 | - 外观、单位面积质量，真空绝热板的导热系数，拉伸粘结强度，燃烧性能等级 |
| 胶粉聚苯颗粒浆料 | - 干表观密度，导热系数，抗压强度，燃烧性能等级 |
| 抗裂砂浆 | - 拉伸粘结强度 |
| 玻纤网 | 单位面积质量，耐碱断裂强力，耐碱断裂强力保留率 |
| 粘结砂浆 | 与真空绝热板的拉伸粘结原强度 |

检验方法：随机抽样送验，核查复验报告。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，在5000m2以内时应复验1次；当面积增加时，除燃烧性能之外的其他各项参数按每增加5000m2应增加1次，燃烧性能按每增加10000m2应增加1次，增加的面积不足规定数量时也应增加1次。

同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。

6.2.3  钢结构建筑配套节能墙体工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

- 6.2.4  钢龙骨安装应牢固。

检验方法：观察；手扳；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

检查数量：全数检查。

- 6.2.5  安装内侧面板和外侧面板所需固定件的位置、数量、固定方法及防腐处理应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

- 6.2.6  内侧面板和外侧面板安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝和缺损。

检验验法：观察。

检查数量：全数检查。

- 6.2.7  保温层厚度应符合设计要求，其负偏差不得大于3mm。

检验方法：观察、尺量检查、插针法检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

- 6.2.8  各构造层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无裂缝，粘结强度和连接方式应符合设计要求。

检验方法：观察检查，样板墙上按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110规定的方法进行现场拉拔试验检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

- 6.2.9  门窗洞口四周侧面的保温措施应符合设计要求。

检验方法：对照设计观察检查，必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5％，并不少于5个洞口。

【条文说明】本条所指的门窗洞口四周墙侧面，是指门窗洞口的侧面，即与外墙面垂直的4个小面。

- 6.2.10  外墙热桥部位的隔断热桥或保温措施应符合设计要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同热桥种类，每种抽查20％，并不少于5处。

## 6.3  一般项目

- 6.3.1  钢龙骨水平度和垂直度应符合设计要求。水平度允许偏差应为4mm，垂直度允许偏差应为5mm。

检验方法：用2m靠尺和线坠检查。

检查数量：每个检验批抽查10％。

- 6.3.2  面板固定点间距应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

- 6.3.3  浆料浇筑应密实，空鼓面积每处不得超过100mm×100mm，且每面墙不得多于3处。

检验方法：用橡皮锤敲击。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

【条文说明】对浆料的浇筑质量进行验收，应在规定的养护时间结束后进行。

- 6.3.4  保温工程的基层处理应符合设计和施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

- 6.3.5  聚苯板内、外表面以及硅酸钙板或纤维水泥板与胶粉聚苯颗粒浆料接触的表面应满涂配套的界面砂浆，表面应无粉化。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 6.3.6  玻纤网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。抗裂砂浆及抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓，玻纤网不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

- 6.3.7  抗裂层应平整、洁净，无脱层、空鼓和裂缝。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

- 6.3.8  饰面层不得渗漏，保温层及饰面层与其他部位交接收口处的密封措施应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

- 6.3.9  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等的隔断热桥措施、防水及防火措施应符合施工方案要求。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

- 6.3.10  墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层防止开裂、破损的加强措施应符合设计和施工方案要求。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

- 6.3.11  外墙保温墙面层的允许偏差和检验方法应符合表6.3.11的规定。

表6.3.11  外墙保温墙面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 阴、阳角方正 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格缝(装饰线)直线度 | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

6.3.12  胶粉改性聚苯颗粒保温板砌筑的轴线、垂直度与一般尺寸的允许偏差值以及检验要求应符合表6.3.12的规定。

表6.3.12  胶粉改性聚苯颗粒保温板砌筑的轴线、垂直度与一般尺寸的允许偏差

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差mm） | 检验方法 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  |  | 10 | 用经纬仪和尺或用其他测量仪器检查 | 承重墙、柱全数检查 |
| 2 | 基础、墙、柱顶标高 |  |  | ±15 | 用水准仪和尺检查 | 不应少于5处 |
| 3 | 墙面垂直度 | 每层 |  | 5 | 用2m托线板检查 | 不应少于5处 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 用经纬仪和尺或用其他测量仪器检查 | 外墙全部阳角 |
|  |  |  | ＞10m | 20 |  |  |
| 4 | 表面平整度 | 墙面 |  | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 | 不应少于5处 |
| 5 | 水平灰缝平直度 | 墙面 |  | 7 | 拉5m线和尺检查 | 不应少于5处 |
| 6 | 门窗洞口高、宽（后塞口） |  |  | ±10 | 用尺检查 | 不应少于5处 |
| 7 | 外墙上下窗口偏移 |  |  | 20 | 以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查 | 不应少于5处 |

- 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本规程中指定应按其他标准、规范执行时，采用：“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。

- 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《民用建筑隔声设计规范》GB 50188

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574

《热轧型钢》GB/T 706

《冷拔异型钢管》GB/T 3094

《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480

《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

《泡沫塑料与橡胶  线性尺寸的测定》GB/T 6342

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《硬质泡沫塑料  尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法》GB/T 10294

《保温材料憎水性试验方法》GB/T 10299

《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981

《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445

《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289

《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339

《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158

《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》JG/T 228—2015

《泡沫混凝土》JG/T 266

《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420

《建筑用真空绝热板》JG/T 438

《纤维水泥平板  第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1

《纤维增强硅酸钙板  第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1