前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

绿色建材评价标准 现代木结构用材

1  范围

本标准规定了现代木结构用材绿色评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于现代木结构用材的绿色建材评价。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 物理因素

GB 8978 污水综合排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 29408 废弃木质材料分类

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB 50005 木结构设计规范

GB 50206 木结构工程施工质量验收规范

LY/T 2381 结构用木质材料基本要求

HJ 2541 环境标志产品技术要求 胶粘剂

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

- 现代木结构用材  modern structural timber materials

采用现代工业手段和技术将木材加工成各类木材单元后经干燥、施胶、组坯、胶合或其他措施处理后加工而成的、适用于木结构的结构用木材产品。

- 3.3

- 碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统排放温室气体的参数。

3.4

原木  log

由打枝后的伐倒木按尺寸、形状、质量的标准规定或特殊规定截成的一定长度的木段。

3.5

方木  square timber

经自然干燥或设备烘干，直角锯切且宽厚比小于3的锯材。又称方材。

3.6

规格材  dimension lumber

截面的宽度和高度按规定尺寸加工的规格化锯材。

3.7

木基结构板  wood-based structural panels

以木质单板或刨花为单元，采用结构用胶粘剂热压制成的承重板材，包括结构胶合板（structural plywood）和定向刨花板（oriented strand board; OSB）。

3.8

结构复合木材  structural composite lumber; SCL

采用木质的单板、单板条或刨花等，沿构件长度方向排列组坯，并采用结构用胶粘剂叠层胶合而成，专门用于承重结构的复合材料。包括旋切板胶合木（又名单板层积材，laminated veneer lumber; LVL）、平行木片胶合木（又名单板条层积材，parallel strand lumber; PSL）、层叠木片胶合木（又名定向木片层积材，laminated strand lumber; LSL）、定向木片胶合木（又名定向刨花层积材，oriented strand lumber; OSL）和单板条斜向组合胶合木（eucalyptus-based strand lumber; ESWood）等，以及其他具有类似特征的复合木产品。

3.9

胶合木  glued laminated timber; Glulam

以厚度不大于45mm的胶合木层板沿顺纹方向叠层胶合而成的木制品。也称层板胶合木或结构用集成材。

3.10

正交胶合木  cross laminated timber; CLT

至少由三层板材相互叠层正交组坯后采用结构用胶粘剂胶合而成的木制品。

4  评价要求

- 4.1基本要求

- 4.1.1  产品生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，取得地方政府的排污许可证，且近三年无重大环境污染事件发生。

- 4.1.2  产品生产企业在生产过程中应加强清洁生产，宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.3  产品生产企业安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.4  产品生产企业工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。

- 4.1.5  产品生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  产品生产企业一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。

- 4.1.7  现代木结构用材基本性能应满足GB 50005、GB 50206等国家和地方相关标准的要求。

- 4.1.8  产品应具备详细、可行的应用技术文件。

- 4.1.9  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1  申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交产品的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

现代木结构用材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。原木方木、规格材的评价指标要求见表2，木基结构板的评价指标要求见表3，结构复合木材的评价指标要求见表4，胶合木的评价指标要求见表5，正交胶合木的评价指标见表6。

- 表2  原木方木、规格材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 木材来源 | —— | 具备国家林木采伐许可证 | 通过CFCC认证的可持续经营的森林或具备与CFCC互认的森林认证体系认证证明 |  | 提供证明材料 |
|  | 回收和再利用 | —— | 可再生利用， 需经复杂的拆除、 回收和加工过程 | 可再生利用， 需经简单的拆除、回收和加工过程 | 可再生利用， 拆卸后即可回收利用 | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 产品质量合格率 | % | ≥95 | ≥97 | ≥99 | 附录A.1 |
|  | 废弃材料分类 | —— | 符合GB/T 29408 D类要求 | 符合GB/T 29408 C类要求 | 符合GB/T 29408 A、B类要求 | GB/T 29408 |
| 能源属性 | 单位产量基本能耗 | kgce/m3 | ≤100 | ≤70 | ≤40 | 附录A.2 |
| 环境属性 | 大气污染物 和污水排放 | —— | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，或污水排放达到GB 8978一级要求 | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，且污水排放达到GB 8978一级要求 |  | 提供环评报告 |
|  | 环境影响负荷指标 | —— | ≤2.06 | ≤1.88 | ≤1.56 | 附录A.3 |
| 品质属性 | 含水率 | —— | 符合LY/T 2381的要求 |  |  | 附录A.4 |
|  | 易施工性 | —— | 符合建筑模数要求，或可根据建筑要求尺寸定制预制 | 符合建筑模数要求，且可根据建筑要求尺寸定制预制 |  | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 尺寸偏差 | —— | 满足相应产品标准允许偏差 | 小于相应产品标准允许偏差指标值60% | 小于相应产品标准允许偏差指标值30% | 提供报告， 由专家评定 |

- 表3  木基结构板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 木材来源 | —— | 具备国家林木 采伐许可证 | 通过CFCC认证的可持续经营的森林或具备与CFCC互认的森林认证体系认证证明 |  | 提供证明材料 |
|  | 回收和再利用 | —— | 可再生利用， 需经复杂的拆除、回收和加工过程 | 可再生利用， 需经简单的拆除、回收和加工过程 | 可再生利用， 拆卸后即可回收利用 | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 胶粘剂 | —— | 应符合HJ 2541的要求 |  |  | HJ 2541 |
|  | 产品质量合格率 | % | ≥95 | ≥97 | ≥99 | 附录A.1 |
|  | 废弃材料分类 | —— | 符合GB/T 29408 D类要求 | 符合GB/T 29408 C类要求 | 符合GB/T 29408 A、B类要求 | GB/T 29408 |
| 能源属性 | 结构胶合板 单位产量基本能耗 | kgce/m3 | ≤260 | ≤240 | ≤200 | 附录A.2 |
|  | 定向刨花板 单位产量基本能耗 |  | ≤200 | ≤160 | ≤120 |  |
| 环境属性 | 大气污染物 和污水排放 | —— | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，或污水排放达到GB 8978一级要求 | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，且污水排放达到GB 8978一级要求 |  | 提供环评报告 |
|  | 环境影响负荷指标 | —— | ≤4.30 | ≤3.90 | ≤3.35 | 附录A.3 |
| 品质属性 | 含水率 | —— | 符合LY/T 2381的要求 |  |  | 附录A.4 |
|  | 甲醛释放量 | mg/m3 | ≤0.12 | ≤0.09 | ≤0.06 | 附录A.5 |
|  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/m3 （72h） | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.60 | 附录A.6 |
|  | 易施工性 | —— | 符合建筑模数要求，或可根据建筑要求尺寸定制预制 | 符合建筑模数要求，且可根据建筑要求尺寸定制预制 |  | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 尺寸偏差 | —— | 满足相应产品标准允许偏差 | 小于相应产品标准允许偏差指标值60% | 小于相应产品标准允许偏差指标值30% | 提供报告， 由专家评定 |

- 表4  结构复合木材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 木材来源 | —— | 具备国家林木 采伐许可证 | 通过CFCC认证的可持续经营的森林或具备与CFCC互认的森林认证体系认证证明 |  | 提供证明材料 |
|  | 回收和再利用 | —— | 可再生利用， 需经复杂的拆除、回收和加工过程 | 可再生利用， 需经简单的拆除、回收和加工过程 | 可再生利用， 拆卸后即可回收利用 | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 胶粘剂 | —— | 应符合HJ 2541的要求 |  |  | HJ 2541 |
|  | 产品质量合格率 | % | ≥95 | ≥97 | ≥99 | 附录A.1 |
|  | 废弃材料分类 | —— | 符合GB/T 29408 D类要求 | 符合GB/T 29408 C类要求 | 符合GB/T 29408 A、B类要求 | GB/T 29408 |
| 能源属性 | 单位产量基本能耗 | kgce/m3 | ≤290 | ≤260 | ≤220 | 附录A.2 |
| 环境属性 | 大气污染物 和污水排放 | —— | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，或污水排放达到GB 8978一级要求 | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，且污水排放达到GB 8978一级要求 |  | 提供环评报告 |
|  | 环境影响负荷指标 | —— | ≤2.86 | ≤2.60 | ≤2.20 | 附录A.3 |
| 品质属性 | 含水率 | —— | 符合LY/T 2381的要求 |  |  | 附录A.4 |
|  | 甲醛释放量 | mg/m3 | ≤0.12 | ≤0.09 | ≤0.06 | 附录A.5 |
|  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/m3 （72h） | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.60 | 附录A.6 |
|  | 易施工性 | —— | 符合建筑模数要求，或可根据建筑要求尺寸定制预制 | 符合建筑模数要求，且可根据建筑要求尺寸定制预制 |  | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 尺寸偏差 | —— | 满足相应产品标准允许偏差 | 小于相应产品标准允许偏差指标值60% | 小于相应产品标准允许偏差指标值30% | 提供报告， 由专家评定 |

- 表5  胶合木评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 木材来源 | —— | 具备国家林木 采伐许可证 | 通过CFCC认证的可持续经营的森林或具备与CFCC互认的森林认证体系认证证明 |  | 提供证明材料 |
|  | 回收和再利用 | —— | 可再生利用， 需经复杂的拆除、回收和加工过程 | 可再生利用， 需经简单的拆除、回收和加工过程 | 可再生利用， 拆卸后即可回收利用 | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 胶粘剂 | —— | 应符合HJ 2541的要求 |  |  | HJ 2541 |
|  | 产品质量合格率 | % | ≥95 | ≥97 | ≥99 | 附录A.1 |
|  | 废弃材料分类 | —— | 符合GB/T 29408 D类要求 | 符合GB/T 29408 C类要求 | 符合GB/T 29408 A、B类要求 | GB/T 29408 |
| 能源属性 | 单位产量基本能耗 | kgce/m3 | ≤470 | ≤270 | ≤190 | 附录A.2 |
| 环境属性 | 大气污染物 和污水排放 | —— | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，或污水排放达到GB 8978一级要求 | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，且污水排放达到GB 8978一级要求 |  | 提供环评报告 |
|  | 环境影响负荷指标 | —— | ≤4.20 | ≤3.80 | ≤3.16 | 附录A.3 |
| 品质属性 | 含水率 | —— | 符合LY/T 2381的要求 |  |  | 附录A.4 |
|  | 甲醛释放量 | mg/m3 | ≤0.12 | ≤0.09 | ≤0.06 | 附录A.5 |
|  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/m3 （72h） | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.60 | 附录A.6 |
|  | 易施工性 | —— | 符合建筑模数要求，或可根据建筑要求尺寸定制预制 | 符合建筑模数要求，且可根据建筑要求尺寸定制预制 |  | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 尺寸偏差 | —— | 满足相应产品标准允许偏差 | 小于相应产品标准允许偏差指标值60% | 小于相应产品标准允许偏差指标值30% | 提供报告， 由专家评定 |

- 表6  正交胶合木评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 木材来源 | —— | 具备国家林木 采伐许可证 | 通过CFCC认证的可持续经营的森林或具备与CFCC互认的森林认证体系认证证明 |  | 提供证明材料 |
|  | 回收和再利用 | —— | 可再生利用， 需经复杂的拆除、回收和加工过程 | 可再生利用， 需经简单的拆除、回收和加工过程 | 可再生利用， 拆卸后即可回收利用 | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 胶粘剂 | —— | 应符合HJ 2541的要求 |  |  | HJ 2541 |
|  | 产品质量合格率 | % | ≥95 | ≥97 | ≥99 | 附录A.1 |
|  | 废弃材料分类 | —— | 符合GB/T 29408 D类要求 | 符合GB/T 29408 C类要求 | 符合GB/T 29408 A、B类要求 | GB/T 29408 |
| 能源属性 | 单位产量基本能耗 | kgce/m3 | ≤470 | ≤270 | ≤190 | 附录A.2 |
| 环境属性 | 大气污染物 和污水排放 | —— | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，或污水排放达到GB 8978一级要求 | 大气污染物排放达到GB 16297二级要求或地方排放标准最高要求，且污水排放达到GB 8978一级要求 |  | 提供环评报告 |
|  | 环境影响负荷指标 | —— | ≤2.85 | ≤2.60 | ≤2.16 | 附录A.3 |
| 品质属性 | 含水率 | —— | 符合LY/T 2381的要求 |  |  | 附录A.4 |
|  | 甲醛释放量 | mg/m3 | ≤0.12 | ≤0.09 | ≤0.06 | 附录A.5 |
|  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/m3 （72h） | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.60 | 附录A.6 |
|  | 易施工性 | —— | 符合建筑模数要求，或可根据建筑要求尺寸定制预制 | 符合建筑模数要求，且可根据建筑要求尺寸定制预制 |  | 提供报告， 由专家评定 |
|  | 尺寸偏差 | —— | 满足相应产品标准允许偏差 | 小于相应产品标准允许偏差指标值60% | 小于相应产品标准允许偏差指标值30% | 提供报告， 由专家评定 |

5  评价方法

5.1 生产企业应按4.1和4.2的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

5.2 本标准采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 产品质量合格率

合格产品产量占总产量的百分比，计算时按照一年生产为周期计算平均值。

产品质量合格率按式（A.1）计算：

N=Q1Q×100%	 (A.1)

式中：

N——企业产品质量合格率，％；

Q1——在统计期内企业生产合格产品的产量，单位为立方米（m3）；

Q——在统计期内企业生产产品的总产量，单位为立方米（m3）。

A.2 单位产量基本能耗

生产单位产品所消耗的能源数量，计算方法按GB/T 2589《综合能耗计算通则》、LY/T 2072《木材干燥生产综合能耗》、LY/T 1062《锯材生产综合能耗》、LY/T 1529《胶合板生产综合能耗》、LY/T 1530《刨花板生产综合能耗》、LT/T 2549《集成材生产综合能耗》及其他相关标准进行计算。

A.3 单位产品环境影响负荷指标

原料获取、原料运输、产品生产过程对环境造成温室效应、酸化、富营养化、光化学烟雾及臭氧层破坏等方面的影响，计算时按照一年生产为周期计算平均值。

每生产1m3现代木结构用材的环境影响负荷指标，按公式（A.3）计算：

EP=ωi⋅NPi	(A.3-1)

NPi=Pi⋅1Ri	 (A.3-2)

式中：

EP——单位产品从原料到出厂过程的环境影响负荷指标；

Pi——单位产品从原料到出厂过程对环境造成的影响，包括温室效应（评价指标为kg CO2 eq）、酸化（评价指标为kg SO2 eq）、富营养化（评价指标为kg NO3- eq）、光化学烟雾（评价指标为kg C2H4 eq）和臭氧层破坏（评价指标为kg CFC-11 eq）。

NPi——标准化单位产品从原料到出厂过程对环境造成的影响。

Ri——环境影响标准化基准值，详见表A.3。

ωi——环境影响权重系数，详见表A.3。

表A.3 单位产品环境影响负荷指标基准值及权重系数表

| 环境影响评价项目 | 标准化基准值Ri | 权重系数ωi |
| --- | --- | --- |
| 温室效应 | 8700kg CO2 eq/(人·年均) | 0.83 |
| 酸化 | 36kg SO2 eq/(人·年均) | 0.73 |
| 富营养化 | 62kg NO3- eq/(人·年均) | 0.73 |
| 光化学烟雾 | 0.65kg C2H4/(人·年均) | 0.53 |
| 臭氧层破坏 | 0.20kg CFC-11 eq/(人·年均) | 2.70 |

A.4 含水率

木材试样中所包含水分的质量与全干试样的质量之比，表示式样中水分的含量。

产品含水率的检验方法按GB/T 1931《木材含水率测定方法》规定的方法进行。

A.5 甲醛释放量

甲醛释放量检验方法按照GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》规定的方法进行。

A.6 总挥发性有机化合物

总挥发性有机化合物（TVOC）检验方法按照HJ 571 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》规定的方法进行，检测结果单位不以板材表面积进行表述，以箱体体积进行表述。