前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 评价要求	6

5 评价方法	8

绿色建材评价标准 建筑幕墙

- 范围

本标准规定了幕墙产品绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于新建幕墙工程和既有幕墙改造工程的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.4 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

GB/T 7759.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下

GB/T 8485 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 11944 中空玻璃

GB/T 14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 16776 建筑用硅酮结构密封胶

GB 18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 19154 擦窗机

GB/T 20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB/T 24601 建筑窗用内平开下悬五金系统

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 29739 门窗反复启闭耐久性试验方法

GB/T 32223 建筑门窗五金件

GB/T 35604 绿色产品评价 建筑玻璃

GB 50176 民用建筑热工设计规范

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GB/T XXXX 点驳件（标准即将公布）

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理因素

JGJ 102 玻璃幕墙工程技术规范

JG 175 建筑用隔热铝合金型材

JG/T 124 建筑门窗五金件 传动机构用执手

JG/T 125 建筑门窗五金件 合页（铰链）

JG/T 126 建筑门窗五金件 传动锁闭器

JG/T 127 建筑门窗五金件 滑撑

JG/T 128 建筑门窗五金件 撑挡

JG/T 129 建筑门窗五金件 滑轮

JG/T 130 建筑门窗五金件 单点锁闭器

JG/T 215 建筑门窗五金件 多点锁闭器

JG/T 386 建筑门窗复合密封条

JG/T 393 建筑门窗五金件 双面执手

JG/T 475 建筑幕墙用硅酮结构密封胶

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

HBZ/T003 暖边间隔条

QB/T 2697 地弹簧

YB/T 4294 不锈钢拉索

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 绿色建材 green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 建筑幕墙 curtainwall

由面板与支承结构体系（支承装置与支承结构）组成的、可相对于主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。

- 单元式幕墙 unitized curtain wall

由各种墙面板与支承框架在工厂制成完整的结构基本单位，直接安装在主体结构上的建筑幕墙。

- 建筑信息化模型（BIM）Building Information Modeling

基于模型的信息化管理或者建筑信息化管理。是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，管理三维建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。

- 建筑维护系统（BMU）building maintenance eunit

用于清洗、维修、等建筑外围护结构的建筑上的机械或设施的总称。

- 开放式设计 open design

从建筑幕墙设计的影响因素进行研究与分析，采用模块化设计，来增加建筑幕墙的灵活性，并节约建筑成本，实现建筑功能的充分发挥。

- 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 生产企业应应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，且近3年无重大环境污染事件。

    - 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

    - 工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

    - 安全生产管理，应符合AQ/T 9006三级要求，且近3年无重大安全事故。

    - 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

    - 建筑幕墙基本性能应符合相应的现行国家、行业标准要求。

    - 铝型材生产企业鼓励采用绿色环保的工艺回收外部废铝，回收比例为3%以上。

  - 评价指标要求

建筑幕墙评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。指标体系由一级指标和二级指标组成。建筑幕墙设计评价指标要求见表1，建筑幕墙产品材料评价指标要求见表2。

- 表1. 建筑幕墙设计评价指标要求

| 一级 指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源 属性 | 设计使用年限周期 | 硅酮结构密封胶设计标准 |  | —— | GB/16776 | JG/T475 |  | 提供证明材料 |
|  |  | 结构胶拉伸粘接强度 |  | MPa | —— | —— | ≥0.84MPa | 依据JG/T475 |
|  |  | 中空玻璃寿命 | 水气密封耐久性能 | —— | I≤0.25 | I≤0.20 | I≤0.5 | 依据GB/T11944 |
|  |  |  | 气体密封耐久性能 | %（V/V） | ≥80 | ≥85 | ≥90 |  |
|  | 开放式设计 |  |  | —— | 不要求 | 模块化 | 预留接口 | 提供证明材料 |
|  | 幕墙可拆除设计（钢材现场焊接率） |  |  | % | ≤90 | ≤50 | ≤10 | 提供证明材料 |
|  | 非透光幕墙开缝设计 |  |  | % | 0 | ≥50 | ≥80 | 提供证明材料 |
|  | 面板材料利用率 |  |  | % | ≥70 | ≥80 | ≥90 | 提供证明材料 |
|  | 型材计算机辅助加工（CAM） |  |  | % | 0 | ≥20 | ≥30 | 提供证明材料 |
| 能源 属性 | 日间平均人工光源照明小时数 |  |  | h | 6 | 3 | 1 | 提供证明材料 |
|  | 传热系数 | 严寒地区 |  | W/m2·K | ≤1.5 |  |  | 依据GB50189 |
|  |  | 寒冷地区 |  |  | ≤1.9 |  |  |  |
|  |  | 夏热冬冷地区 |  |  | ≤2.2 |  |  |  |
|  |  | 夏热冬暖地区 |  |  | ≤2.5 |  |  |  |
| 环境 属性 | 碳足迹（平均基准值） |  |  | % | 基准值 | ≤10 | ≤15 | 提供证明材料 |
| 品质 属性 | 单元式幕墙使用比例 |  |  | % | 0 | ≥50 | ≥70 | 提供证明材料 |
|  | 超高层建筑维护系统（BMU） |  |  | —— | 评价基础指标 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 建筑信息化模型精度（BIM） |  |  | —— | LOD300 | LOD400 | LOD500 | 提供证明材料 |
|  | 空气声隔声性能 |  |  | dB | ≥33 | ≥35 | ≥38 | 依据GB/T848 |

- 表2. 建筑幕墙产品材料评价指标要求

| 一级 指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 能源 属性 | 玻璃 光热比 | 寒冷地区 |  | —— | ≥1.0 |  | ≥1.2 | 依据GB/T35604 |
|  |  | 夏热冬冷地区 |  | —— | ≥1.2 |  | ≥1.4 |  |
|  |  | 夏热冬暖地区 |  | —— | ≥1.4 |  | ≥1.95 |  |
| 环境 属性 | 铝合金型材无铬钝化处理 |  |  | —— | 严禁使用含铬前处理工艺 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 密封胶材料总挥发性有机物限量 |  |  | g/L | ≤50 |  |  | 依据GB18583 |
| 品质 属性 | 铝合金型材 | 铝型材表面膜层质量 | 阳极氧化 | μm | ≥15 |  | ≥20 | 依据GB/T5237.2 |
|  |  |  | 喷粉型材 | 级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 依据GB/T5237.4 |
|  |  |  | 喷漆型材 | h | 4000 |  |  | 依据GB/T5237.5 |
|  |  | 隔热型材 室温强度 特征值 | 穿条型材 | MPa | ≥24 |  | ≥30 | 依据JG175 |
|  |  |  | 浇注型材 | MPa | ≥30 |  | ≥32 |  |
|  | 密封 胶条 | 拉伸强度 |  | MPa | ≥7.5 | ≥8.5 | ≥10.3 | GB/T528 |
|  |  | 加热失重 |  | % | ≤3 | ≤2 | ≤1 | GB/T24498 |
|  |  | 压缩永久变形 |  | % | 22h | 70h | 168 h | GB/T7759.1 |
|  |  |  |  |  | ≤35 |  |  |  |
|  | 五金配件、点驳接、钢索 | 开启扇五金反复启闭 | 滑撑 | 万次 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | JG/T 127 |
|  |  |  | 撑挡 |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | JG/T 128 |
|  |  |  | 其他五金 |  | 2.5 | 3.5 | 5.0 | GB/T 32223 |
|  |  | 点驳件 | 材料 | —— | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |  | GB/T 20878 |
|  |  |  | 承载力 | 标准值 | 标准值 | ≥10% | ≥15% | GB/T xxx |
|  |  | 钢索 | 材料 | —— | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |  | GB/T 20878 |
|  |  |  | 最小破断力 | kN | 标准值 | ≥5% | ≥10% | 依据YB/T4294 |
|  |  | 室外大气环境用不锈钢 | 乡村及城市 | —— | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |  | 提供证明材料 |
|  |  |  | 沿海 | —— | 022Cr23Ni5Mo3N |  |  |  |
| 注：1.隐蔽部位铝型材表面处理不在评价范围； 2.室内使用的铝型材表面处理降档或不作要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 数据处理和计算方法

所有指标均按采样次数的实测数据进行平均。

- 评价方法

本标准采用指标符合性评价的方法，要求同时满足本标准4.1和4.2的要求。

_______________________________