CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  金属复合装饰材料

Green building materials assessment - Metal composite decorative materials

（草案）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 金属复合装饰材料

- 范围

本标准规定了金属复合装饰材料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于金属复合装饰材料的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 12754 彩色涂层钢板及钢带

GB/T 17748 建筑幕墙用铝塑复合板

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 22412 普通装饰用铝塑复合板

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 23443 建筑装饰用铝单板

GB/T 23444 金属及金属复合吊顶板

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JC/T 2113 建筑普通装饰用铝蜂窝复合板

JC/T 2183 铜塑复合板

JC/T 2187 铝质波纹芯复合铝板

JG/T 334 建筑外墙用铝蜂窝复合板

JG/T 339 建筑用钛锌合金饰面复合板

JG/T 516 建筑装饰用彩钢板

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

金属复合装饰材料 metal composite decorative materials

用于建筑内外装饰的金属及金属复合材料，包括铝单板、铝塑复合板、铝蜂窝复合板、铝波纹芯复合铝板、铜及铜塑复合板、钛锌及钛锌复合板、钢及钢复合板等。

- 3.5

环境产品声明 environmental product declaration（EPD）

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.6

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  金属复合装饰材料产品基本性能应符合GB/T 17748、GB/T 22412、GB/T 23443、GB/T 23444、JC/T 2113、JC/T 2183、JC/T 2187、JG/T 334、JG/T 339、JG/T 516等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | — | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交金属复合装饰材料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

金属复合装饰材料评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。金属复合板的评价指标要求见表2，金属单板的评价指标要求见表3。

- 表2 金属复合板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品新鲜水用量 |  |  |  | Ⅰ类b | t/万m2 | ≤3.2 | ≤2.8 | ≤2.1 | 附录A.1 |
|  |  |  |  |  | Ⅱ类a |  | ≤70 | ≤65 | ≤60 |  |
| 能源属性 | 单位产品综合 能耗 |  |  |  | Ⅰ类b | kgce/万m2 | ≤4800 | ≤4200 | ≤2800 | 附录A.2 |
|  |  |  |  |  | Ⅱ类a |  | ≤6800 | ≤6600 | ≤4900 |  |
| 环境属性 | 化成预处理工艺a |  |  |  |  | — | — | — | 采用无磷、无铬型预处理剂 | 提交证明文件结合现场检查 |
|  | 单位产品废水排放量a |  |  | Ⅰ类b |  | kg/万m2 | ≤9.1 | ≤7.6 | ≤6.1 | 附录A.3 |
|  |  |  |  | Ⅱ类a |  | t/万m2 | ≤65 | ≤60 | ≤55 |  |
| 品质属性 | 燃烧性能 | 以塑料为芯层的复合板 |  |  |  | — | B1(B)-s1,d0,t0级，且芯材燃烧热值≤15 MJ/kg | B1(B)-s1,d0,t0级，且芯材燃烧热值≤15 MJ/kg | B1(B)-s1,d0,t0级，且芯材燃烧热值≤12MJ/kg | GB/T 17748、JC/T 2113、JC/T 2187等 |
|  |  | 其他金属复合板 |  |  |  | 级 | B1（B） | B1（B） | A（A2） |  |
|  | 环境适应性 | 彩钢复合板 | 耐中性盐雾c |  | 时间 | h | 500 | 1000 | 2000 | JG/T 516等 |
|  |  |  |  |  | 划线单边腐蚀宽度 | mm | ≤2.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起泡密度 | — | 不次于3级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起泡大小 | — | 不次于3级 |  |  |  |
|  |  |  | 紫外灯加速老化 |  | 时间 | h | 2000h |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 色差 | — | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤3.0 |  |
|  |  |  |  |  | 光泽保持率 | — | ≥30% | ≥60% | ≥70% |  |
|  |  | 铝复合板 | 耐中性盐雾 |  | 时间 | h | 720 | 4000 | 4000 | GB/T 17748、JC/T 2113等 |
|  |  |  |  |  | 等级 | —— | 1级 |  |  |  |
|  |  |  | 氙灯加速老化 |  | 时间 | h | 600 | 4000h | 4000h |  |
|  |  |  |  |  | 色差 | —— | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |  |
|  |  |  |  |  | 光泽保持率 | —— | ≥70% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他老化性能 | —— | 0级 |  |  |  |
| a 适用于同时具有表面涂装生产线和复合成型生产线的企业生产的金属复合板产品； b 适用于只有复合成型生产线的企业生产的金属复合板产品； c 不允许起泡密度和起泡大小等级同时为3级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表3 金属单板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品金属消耗 |  |  |  | m2/m2 | ≤1.20 | ≤1.16 | ≤1.12 | 附录A.4 |
|  | 单位产品新鲜水用量 |  |  |  | t/万m2 | ≤250 | ≤200 | ≤150 | 附录A.1 |
| 能源属性 | 生产过程清洁能源使用 |  |  |  | — | — | — | 生产过程使用清洁能源 | 提交证明文件 |
|  | 生产过程余热利用a |  |  |  | — | — | — | 采取催化燃烧等废气处理先进技术，并进行余热利用 |  |
| 环境属性 | 化成预处理工艺a |  |  |  | — | — | — | 采用无磷、无铬型预处理剂 |  |
|  | 单位产品生产废水排放量 |  |  |  | t/万m2 | ≤200 | ≤160 | ≤120 | 附录A.3 |
| 品质属性 | 燃烧性能 |  |  |  | — | 不次于A（A2）级 |  |  | GB 8624 |
|  | 环境适应性 | 铝板 | 耐铜加速 盐雾b | 时间 | h | 24h | 48h | 48h | GB/T 23443等 |
|  |  |  |  | 等级 | — | 9级 | 9级 | 9级 |  |
|  |  |  | 中性盐雾c | 时间 | h | 720 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  |  | 等级 | — | 不次于1级 |  |  |  |
|  |  |  | 氙灯加速 老化 | 时间 | h | 600 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  |  | 色差 | — | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |  |
|  |  |  |  | 光泽保持率 | — | ≥70% |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他老化性能 | — | 0级 |  |  |  |
|  |  | 彩钢板 | 耐中性 盐雾d | 时间 | h | 500 | 1000 | 2000 | JG/T 516等 |
|  |  |  |  | 划线单边腐蚀宽度 | mm | ≤2.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起泡密度 | — | 不次于3级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起泡大小 | — | 不次于3级 |  |  |  |
|  |  |  | 耐紫外灯加速老化 | 时间 | h | 2000h |  |  |  |
|  |  |  |  | 色差 | — | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤3.0 |  |
|  |  |  |  | 光泽保持率 | — | ≥30% | ≥60% | ≥70% |  |
| a 适用于涂装产品； b 适用于阳极氧化铝板； c 适用于阳极氧化外的其他铝板； d 不允许起泡密度和起泡大小等级同时为3级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 资源属性中单位产品新鲜水用量、单位产品金属消耗按附录A的规定进行。

5.3 能源属性中单位产品综合能耗按附录A的规定进行，生产过程余热利用通过提交证明文件结合现场检查的方式进行评价。

5.4 环境属性中化成预处理工艺通过提交证明文件结合现场检查的方式进行评价，单位产品生产废水排放量按附录A的规定进行。

5.5 品质属性中燃烧性能应由生产企业提供近一年的产品质量检验报告或按GB 8624 的规定进行。环境适应性应由生产企业提供近一年的产品质量检验报告或按相应标准进行。

5.6 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 单位产品新鲜水用量

单位产品新鲜水用量按式（A.1）计算：

Vi=VhP×100%	(A.1)

式中：

Vi——单位产品新鲜水用量，单位为吨每万平方米（t/万m2）；

Vh——评价期内产品生产消耗的新鲜水量，单位为吨（t）；

P——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为万平方米（万m2）

A.2 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗按式（A.2）计算：

EDN=EZNP	(A.2)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每万平方米（kgce/万m2）；

EZN ——评价期内产品生产能源消耗总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为万平方米（万m2）。

A.3 单位产品生产废水排放量

单位产品生产废水排放量按式（A.3）计算：

Vj=VgP×100%	(A.3)

式中：

Vj ——单位产品生产废水排放量，单位为千克每万平方米（kg/万m2）；

Vg ——评价期产品生产废水排放总量，单位为千克（kg）；

P ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为万平方米（万m2）。

A.4 单位产品金属消耗

单位产品金属消耗按式（A.4）计算：

A=IT	(A.4)

式中：

A——单位产品金属消耗，单位为平方米每平方米（m2/m2）；

I——评价期内金属材料投入量，单位为平方米（m2）；

T——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为平方米（m2）。

_______________________________