CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  卫生洁具

Green building materials assessment - Sanitary wares

（草案）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 卫生洁具

- 范围

本标准规定了卫生洁具绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于陶瓷卫生洁具的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 6952 卫生陶瓷

GB 12348 工业企业厂界环境噪音排放标准

GB/T 16716(所有部分)  包装与包装废弃物

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 21252 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 23448 卫生洁具 软管

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24851 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB 25464 陶瓷工业污染物排放标准

GB 25502 坐便器用水效率限定值及用水效率等级

GB/T 26730卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架

GB/T 26750卫生洁具便器用压力冲水装置

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB 28377 小便器用水效率限定值及用水效率等级

GB 30717 蹲便器用水效率限定值及用水效率等级

GB/T 31268限制商品过度包装 通则

GB/T 31436节水型卫生洁具

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33635绿色制造制造企业绿色供应链管理导则

GB/T 33761 绿色产品评价通则

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

HJ/T 296 环境标志产品技术要求 卫生陶瓷

JC/T 694 卫生陶瓷包装

JC/T 764 坐便器坐圈和盖

JC/T 932 卫生洁具排水配件

建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准（国发【2010】23号）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

卫生洁具 sanitary wares

供洗涤、收集和排放生活及生产中所产生污(废)水的设备。

- 3.5

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.6

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  卫生洁具基本性能应符合GB/T 6952、GB/T 31436、GB 25502、GB 30717、GB 28377等相应的现行国家、行业标准要求；产品配套的配件应能满足GB/T 26730、GB/T 26750、GB/T 23448、JC/T 764、JC/T 932等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T24025提交卫生洁具的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

卫生洁具评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。卫生洁具的评价指标要求见表2。

- 表2卫生洁具评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品取水量 |  |  |  |  |  |  | m3/t | ≤8.0 |  |  | 附录A.1 |
|  | 生产废料回收利用率 |  | 废瓷回收利用率 |  |  |  |  | % | ≥90 | ≥95 | ≥98 | 附录A.2 |
|  |  |  | 废坯(含釉坯)回收利用率 |  |  |  |  |  | ≥90 | ≥95 | ≥98 | 附录A.3 |
|  |  |  | 废釉浆回收利用率 |  |  |  |  |  | ≥90 | ≥95 | ≥98 | 附录A.4 |
|  |  |  | 废污泥回收利用率 |  |  |  |  |  | ≥90 | ≥95 | ≥98 | 附录A.5 |
|  | 石膏模具使用率 |  |  |  |  |  |  | t/t | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.20 | 附录A.6 |
|  | 产品包装 |  |  |  |  |  |  | — | 符合相关标准要求 |  |  | GB/T31268、 GB/T 16716、 JC/T 694 |
|  | 坐便器单件质量(不含配件) |  |  | 连体坐便器 |  |  |  | kg | ≤45 |  |  | GB/T 6952 |
|  |  |  |  | 分体坐便器 (不含水箱) |  |  |  |  | ≤25 |  |  |  |
|  | 蹲便器单件质量(不含配件) |  |  |  |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  |
|  | 壁挂式小便器单件质量(不含配件) |  |  |  |  |  |  |  | ≤15 |  |  |  |
|  | 洗面器单件质量(不含配件） |  |  |  |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  |  |  |  |  | kgce/t | ≤720 | ≤630 | ≤500 | GB/T 2589、GB 21252 |
| 环境属性 | 产品EPD或碳足迹报告 |  |  |  |  |  |  | — | — | — | 提供产品EPD或碳足迹报告 | GB/T 24025 |
| 品质属性 | 便器 用水量 |  | 坐便器 |  | 双冲 |  | 全冲 最大 | L | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤5.0 | GB/T 6952 |
|  |  |  |  |  |  |  | 平均 | L | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤4.0 |  |
|  |  |  |  |  | 单冲平均 |  |  | L | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤4.0 |  |
|  |  |  | 蹲便器 |  |  |  | 平均用水量 | L | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤5.0 |  |
|  |  |  | 小便器 |  |  |  | 平均用水量 | L | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.0 |  |
|  | 使用寿命 | 重力式冲水装置 |  |  |  |  | 进水阀 | 次 | — | — | ≥100000 | GB/T 26730 |
|  |  |  |  |  |  |  | 排水阀 |  | — | — | ≥100000 |  |
|  |  | 压力冲水装置 |  |  |  |  |  |  | — | — | ≥200000 | GB/T 26750 |
|  |  | 坐便器座圈和盖 |  |  |  | 摇摆试验 |  |  | — | — | ≥25000 | JC/T764 |
|  |  |  |  |  |  | 慢落试验 |  |  | — | — | ≥30000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 强压试验 |  |  | — | — | ≥10000 |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 资源属性中单位产品取水量、生产废料回收利用率、石膏模具使用率按照附录A的规定进行。洁具单件质量按GB/T 6952规定进行。

5.3 能源属性中单位产品综合能耗按照GB 21252规定进行。

5.4 环境属性中产品EPD或碳足迹报告按GB/T24025的规定进行。

5.5 品质属性中便器用水量指标应在满足产品冲洗功能的前提下按GB/T 6952规定进行评价。便器配件的使用寿命按GB/T 26730、GB/T 26750、JC/T 764等标准规定进行。

5.6 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1单位产品取水量

每生产一吨卫生洁具产品所消耗的新鲜水量。新鲜水指从各种水源取得的水量，用于供给企业用水的源水水量。各种水源包括取自地表水、地下水、城镇供水工程以及从市场购得的蒸汽等水的产品，按公式（A.1）计算：

Error: Reference source not foundV=ViMc……………..…………………………(A.1)

式中：

V ——每生产一吨卫生洁具产品的取水量，m³/t；

Vi——在一定计量时间（一般为一年）内卫生洁具产品生产取水量，m³；

Mc——在一定计量时间内卫生洁具产品产量，t。

A.2废瓷回收利用率

企业在生产过程中回收使用的废瓷总量与产生的废瓷总量之比，按式（A.2）计算：

Error: Reference source not foundKc=FcMc×100%…………………………………………(A.2)

式中：

Kc——废瓷的利用率，单位为百分率（%）；

Fc——评价期（一般为1年）内废瓷的回收利用量，单位为吨（t）；

Mc——评价期（一般为1年）内废瓷产生的总量，单位为吨（t）。

A.3废坯回收利用率

在一定计量时间（一般为一年）内企业回收利用（包括再使用部分、再生利用部分）的废坯量占废坯总量的百分比，按公式（A.3）计算：

Rcov=McovMmud×100%Error: Reference source not found………..…………………………….(A.3)

式中：

Rcov——废坯回收利用率，%；

Mcov——在一定计量时间（一般为一年）内企业回收利用（包括再使用部分、再生利用部分）的废坯量，t；

Mmud——在一定计量时间（一般为一年）内企业废坯总量，t。

A.4废釉浆回收利用率

企业在生产过程中回收使用的废釉浆总量与产生的废釉浆总量之比，按式（A.4）计算：

Error: Reference source not foundKj=FjMj×100%………………………………………(A.4)

式中：

Kj——废釉浆的回收利用率，单位为百分率（%）；

Fj——评价期（一般为1年）内废釉浆的回收利用量，单位为吨（t）；

Mj——评价期（一般为1年）内废釉浆产生的总量，单位为吨（t）。

A.5废污泥回收利用率

企业在生产过程中回收使用的废污泥总量与产生的废污泥总量之比，按式（A.5 ）计算：

Error: Reference source not foundKw=FwMw×100%………………………………………(A.5)

式中：

Kw——废污泥的回收利用率（%）；

Fw——评价期（一般为年）内废污泥的回收利用量，单位为吨（t）；

Mw——评价期（一般为年）内产生的废污泥总量，单位为吨（t）。

A.6石膏模具使用率

每生产一吨卫生洁具产品的石膏粉用量，按公式（A.6）计算；

Ruse=MgypMc×100%………..…………………………….(A.6)

式中：

Ruse——石膏模具使用率，%；

Mgyp——在一定计量时间（一般为一年）内石膏粉用量，t；

Mc——在一定计量时间（一般为一年）内卫生洁具产品产量，t。

_______________________________