CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  防水卷材

Green building materials assessment –waterproof sheet

（征求意见稿）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 防水卷材

- 范围

本标准规定了防水卷材绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于防水卷材的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4507 沥青软化点测定法 环球法

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 12952  聚氯乙烯(PVC)防水卷材

GB/T 15432 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法

GB/T 18173.1  高分子防水材料  第1部分：片材

GB 18242  弹性体改性沥青防水卷材

GB 18243  塑性体改性沥青防水卷材

GB/T 18378  防水沥青与防水卷材术语

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18967  改性沥青聚乙烯胎防水卷材

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23260  带自粘层防水卷材

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB 23441  自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457  预铺/湿铺防水卷材

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB 27789  热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 要求

GB 30184 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 35609  绿色产品评价 防水与密封材料

GBZ 2.1  工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JC/T 974  道桥用改性沥青防水卷材

JC/T 1075 种植屋面用耐根穿刺防水卷材

JG/T 235  建筑反射隔热涂料

- 定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

建筑防水卷材 building waterproof sheet

可卷曲成卷状的柔性防水材料

[GB/T 18378-2008，定义3.1]

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  防水卷材基本性能应符合现行产品标准GB 12952、GB 18242、GB 18243、GB 23441、GB/T 23457、GB/T 23260、GB 18967、GB/T 18173.1、GB 27789、JC/T 1075、JC/T 974的全部要求。若相关现行国家和行业产品标准中有等级/级别区分，应达到其中最高的等级/级别，详见GB/T 35609附录A。对于有外露使用要求的防水材料产品，其燃烧性能应符合GB 8624规定的B2(E)级要求。 产品中不得人为添加的有害物质见表1。

- 表1  不得人为添加的有害物质

| 序号 | 类别 | 品种说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 苯 | —— |
|  | 乙二醇醚及其酯类 | 乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯 |
|  | 二元胺 | 乙二胺、丙二胺、丁二胺、已二胺 |
|  | 有机溶剂 | 二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷、三氯丙烷、三氯乙烯、四氯化碳、正己烷、溴丙烷、溴丁烷 |
|  | 酮类 | 3,5,5-三甲基-2-环己烯基-1-酮（异佛尔酮） |
|  | 持续性有机污染物 | 多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE） |
|  | 消耗臭氧层物质 | 中国受控消耗臭氧层物质清单》(环保部公告 2010 年第 72 号)列举的消耗臭氧层物质 |
|  | 邻苯二甲酸酯类 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯(DOP、DEHP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) |
|  | 表面活性剂 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）、支链十二烷基苯磺酸钠（ABS）、壬基酚、壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）、辛基酚、辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO) |
|  | 多氯萘 | 是指一类基于萘环上的氢原子被氯原子所取代的化合物的总称，共有 75 种同类物 |
|  | 多氯联苯 | 三氯联苯(PBC3)、四氯联苯(PBC4)、五氯联苯(PBC5)、六氯联苯(PBC6)、七氯联苯(PBC7)、八氯联苯(PBC8)、九氯联苯(PBC9)、十氯联苯(PBC10) |
|  | 全氟烷基化合物 | 全氟己酸、全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一酸 |

- 4.1.8  生产企业还应符合表2的规定。

- 表2 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交防水卷材的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

防水卷材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。沥青防水卷材的评价指标要求见表3，高分子防水卷材的评价指标要求见表4。

- 表3 沥青基防水卷材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗 |  |  |  |  | kg/m2 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.25 | GB/T 35609附录B |
| 能源属性 | 单位产品能耗 |  | 有胎卷材 |  |  | kgce/km2 | ≤220 | ≤200 | ≤180 | GB 30184 |
|  |  |  | 无胎卷材 |  |  | kgce/km2 | ≤130 | ≤100 | ≤90 |  |
| 环境属性 | 总悬浮颗粒物浓度 |  |  |  |  | mg/ m3 | ≤12 | ≤10 | ≤8 | GB/T 35609附录B |
| 品质属性 | 沥青软化点a |  |  | 弹性体改性沥青 |  | ℃ | ≤135 | ≤130 | ≤125 | GB/T 35609附录B |
|  |  |  |  | 塑性体改性沥青 |  | ℃ | ≤150 | ≤145 | ≤140 | GB/T 35609附录B |
|  | 耐水性能 |  |  |  | 浸泡时间 | h | 168 | 168 | 336 | GB/T 35609附录B |
|  |  |  |  |  | 拉伸强度保持率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |  |
|  | 耐久性 | 热空气老化 |  |  | 时间 | d | 20 | 20 | 28 | GB/T 35609附录B |
|  |  |  |  |  | 拉伸性能保持率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |  |
|  |  |  |  |  | 低温柔性 | ℃ | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 |  |
| a道桥等特殊用途不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4 高分子防水卷材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗 |  |  | kg/m2 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.25 | GB/T 35609附录B |
| 能源属性 | 单位产品能耗 |  | 硫化橡胶 | kgce/km2 | ≤450 | ≤420 | ≤400 | GB/T 35609附录C |
|  |  |  | 其他高分子 | kgce/km2 | ≤200 | ≤190 | ≤180 |  |
| 环境属性 | 总悬浮颗粒物浓度 |  |  | mg/ m3 | ≤12 | ≤10 | ≤8 | GB/T 35609附录B |
| 品质属性 | 耐水性能a |  | 浸泡时间 | h | 168 | 168 | 336 | GB/T 35609附录B |
|  |  |  | 拉伸强度保持率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |  |
|  | 耐久性 | 热空气老化 | 延长标准规定的处理时间 | % | ≥30 | ≥60 | ≥100 | GB/T 35609附录B |
|  |  |  | 拉伸性能保持率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |  |
|  |  |  | 低温弯折性 | ℃ | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 |  |
|  |  | 人工气候加速老化b | 时间 | h | 3250 | 4000 | 5000 | GB/T 35609附录B |
|  |  |  | 拉伸性能保持率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |  |
|  |  |  | 低温弯折性 | ℃ | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 |  |
|  | 隔热性c | 近红外反射比 |  | % | —— | 80 | 85 | JG/T 235 附录A |
|  |  | 太阳光反射比 |  | % | —— | 65 | 84 |  |
| a执行GB 12952和GB 27789两项标准的产品不测本项目 b适用于外露使用的产品，如PVC、TPO、EPDM等。 c适用于具有反射隔热功能的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 资源属性中新鲜水消耗按照附录GB/T 35609附录B的规定进行，企业提供证明材料。

5.3 能源属性中沥青基防水卷材单位产品综合能耗按GB 30184的规定进行，高分子防水卷材单位产品综合能耗按附录GB/T 35609附录C 的规定进行。

5.4 环境属性中总悬浮颗粒物浓度按照GB/T 35609附录B的规定进行。

5.5 品质属性依据GB/T 35609附录B的规定进行，企业提供有资质的第三方检测报告。

5.6 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_____________________________