CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  树脂地坪材料

Green building materials assessment - Resin flooring material

（草案）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 树脂地坪材料

- 范围

本标准规定了树脂地坪材料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于树脂地坪材料的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 4100 陶瓷砖

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 22374 地坪涂装材料

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 23986 色漆和清漆  挥发性有机化合物(VOC)含量的测定

GB/T 23990 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法

GB/T 23993 水性涂料中甲醛含量的测定  乙酰丙酮分光光度法

GB/T 23994 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 30647 涂料中有害元素总含量的测定

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 34682 含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

HG/T 3829 地坪涂料

HG/T 4761 水性聚氨酯涂料

HG/T 5057 水性环氧地坪涂料

JC/T 1015 环氧树脂地面涂层材料

JC/T 2327 水性聚氨酯地坪

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

树脂地坪材料 resin flooring material

以合成树脂为主要粘合材料，经现场摊铺或浇注在基层表面，通过树脂的化学反应与基层结合成具有一定承载能力和装饰功能的地面材料。

- 3.5

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.6

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备，不得有意添加表1中所列举的有害物质。

- 表1不得有意添加的有害物质

| 品种 | 品种说明 | 原材料杂质带入的污染限值 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | — | 100mg/kg |
| 甲醇 | — | 100mg/kg |
| 卤代烃 | 卤代烃是指烃分子中的氢原子被卤素原子取代后的一类挥发性有机化合物。包括但不限于列举的卤代烃，如二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烷、三氯丙烷、三氯乙烯、溴丙烷、溴丁烷等。 | 100mg/kg（每种化合物） |
| 消耗臭氧层物质 | 《中国受控消耗臭氧层物质清单》(环保部公告2010年第72号)内列举的消耗臭氧层物质，如三氯一氟甲烷（CFC-11）、二氯二氟甲烷（CFC-12）、一氯三氟甲烷（CFC-13）等。 | 100mg/kg（每种化合物） |
| 乙二醇甲醚和乙二醇乙醚的衍生物 | 包括但不限于列举的乙二醇甲醚和乙二醇乙醚的衍生物，如乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚等。 | 100mg/kg（每种化合物） |
| 邻苯二甲酸酯 | 包括但不限于列举的邻苯二甲酸酯，如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）等。 | 100mg/kg（每种化合物） |
| 禁用偶氮染料 | 禁用偶氮染料是指可裂解并释放出某些有害芳香胺的偶氮染料，包括但不限于列举的有害芳香胺（参见附录B中表B.4列举的有害芳香胺），如4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-2-甲基苯胺、2-萘胺、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚等。 | 50mg/kg（每种化合物） |
| 烷基酚聚氧乙烯醚 | 包括但不限于列举的烷基酚聚氧乙烯醚，如壬基酚聚氧乙烯醚（含壬基酚）、辛基酚聚氧乙烯醚（含辛基酚）等。 | 50mg/kg（每种化合物） |
| 多氯萘 | 多氯萘是指萘环上的氢原子被氯原子所取代后的一类氯化物，包括但不限于列举的多氯萘，如一氯萘、二氯萘、三氯萘、四氯萘、五氯萘、六氯萘、七氯萘、八氯萘等。 | 50mg/kg（每种化合物） |
| 多氯联苯 | 多氯联苯是指联苯苯环上的氢原子为氯原子所取代后的一类氯化物，包括但不限于列举的多氯联苯，如三氯联苯(PCB3)、四氯联苯(PCB4)、五氯联苯(PCB5)、六氯联苯(PCB6)、七氯联苯(PCB7)、八氯联苯(PCB8)、九氯联苯(PCB9)、十氯联苯(PCB10)等。 | 50mg/kg（每种化合物） |
| 多环芳烃 | 多环芳烃是指分子中含有两个或两个以上并环苯环结构，且不包含任何杂原子和取代基的有机烃类化合物，包括但不限于列举的多环芳烃，如萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽 、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘 、茚苯(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a, h)蒽、苯并(g,h,i)苝等。 | 100mg/kg（每种化合物） |
| 长链全氟烷基化合物 | 包括但不限于列举的长链（碳链长度＞6个碳原子）全氟羧酸化合物和全氟磺酸化合物，如全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一酸、全氟十二酸、全氟辛烷磺酸、全氟癸烷磺酸等酸及其盐。 | 50mg/kg（每种化合物） |
| 短链氯化石蜡 | 短链氯化石蜡是指一类碳原子数为10～13的正构烷烃氯化衍生而成的复杂混合物，如含氯量分别为42%、48%、50%～52%、65%～70%等短链氯化石蜡。 | 0.1%（每种化合物） |
| 溴系阻燃剂 | 多溴联苯、多溴二苯醚、六溴环十二烷。 | 100mg/kg（每种化合物） |
| 三取代有机锡化合物 | 包括但不限于列举的三取代有机锡化合物，如三丁基锡、三苯基锡、三环己基锡等。 | 50mg/kg（每种化合物） |
| 石棉 | 石棉是指纤维状蛇纹石和纤维状角闪石类硅酸盐矿物，且纤维状颗粒的长径比大于3，如温石棉、透闪石石棉、阳起石石棉、直闪石石棉、青石棉、铁石棉等。 | 0.1%（每种矿物） |
| 放射性物质 | α表面污染值大于或等于0.04Bq/cm2，β表面污染值大于或等于0.4Bq/cm2，为放射性超标；γ值大于或等于1μSv/h，为放射性超标；检出中子，为放射性超标。 | — |

- 4.1.7  树脂地坪材料产品基本性能应符合GB/T 22374、HG/T 3829、HG/T 4761、HG/T 5057、JC/T 1015、JC/T 2327等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表2的规定。

- 表2 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交树脂地坪材料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

树脂地坪材料评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。水性地坪材料的评价指标要求见表3，无溶剂型地坪材料的评价指标要求见表4。

- 表3 水性地坪材料评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品原材料消耗 |  |  | t/t | ≤1.030 | ≤1.025 | ≤1.015 | 附录A.1 |
|  | 单位产品新鲜水用量 |  |  | t/t | ≤0.45 | ≤0.40 | ≤0.35 | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | tce/t | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.17 | GB/T 2589 |
| 环境属性 | 颗粒物回收装置 |  |  | — | 安装有效的颗粒物回收装置 |  |  | 提交证明文件结合现场审核 |
|  | 废气收集与处理装置 |  |  | — | — | 安装有效的局部或整体密闭排气收集装置，收集后进入密闭式负压废气处理系统，并正常运转 |  |  |
|  | 化学品安全技术说明书（SDS） |  |  | — | 编制符合GB/T 16483要求的SDS | 向下游用户或其他相关方提供符合GB/T 16483要求的SDS | 向下游用户或其他相关方提供符合GB/T 16483要求的SDS | 提交证明文件结合现场审核 |
|  | 安全标签 |  |  | — | 符合GB 15258要求 |  |  |  |
|  | 包装 |  |  | — | 包装材质不得含有聚氯乙烯或其他含有表1中有害物质的塑料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 符合GB/T 13491和GB/T 16716.1要求 |  |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  |  | g/L | ≤120 | ≤60 | ≤30 | GB/T 23986 |
|  | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 |  |  | mg/kg | ≤300 | ≤200 | ≤100 | GB/T 23990 |
|  | 甲醛 |  |  | mg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤30 | GB/T 23993 |
|  | 乙二醇醚及其酯含量 |  | 乙二醇醚（乙二醇丁醚、乙二醇己醚、乙二醇苯醚、二乙二醇丁醚）含量总和 | % | ≤4 |  |  | GB/T 23986 |
|  |  |  | 乙二醇醚酯（乙二醇丁醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和 | % | ≤1 |  |  |  |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和(限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料) |  |  | % | ≤0.2 |  |  | GB 24408 |
|  | N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量 |  |  | % | ≤0.1 |  |  | GB/T 23986 |
|  | N,N-二甲基甲酰胺（DMF）含量 |  |  | % | ≤0.1 |  |  |  |
|  | 重金属元素含量 (限色漆) |  | 铅 | mg/kg | ≤90 | ≤55 | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  |  | 镉 |  | ≤75 | ≤45 | ≤20 |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | ≤60 | ≤40 | ≤20 | GB/T 26125 |
|  |  |  | 汞 |  | ≤60 | ≤40 | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  |  | 砷 |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  |  | 钡 |  | ≤120 | ≤110 | ≤100 | GB/T 23994 |
|  |  |  | 硒 |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  |  | 锑 |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  |  | 钴 |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  | 总挥发性有机化合物释放量a |  |  | mg/m3 | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤1.0 | JC/T 481 |
|  | 甲醛释放量a |  |  | mg/m3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 |  |
|  | 生物杀伤剂含量 | 异噻唑啉酮 | 氯甲基异噻唑啉酮/甲基异噻唑啉酮（3/1）［CMI/MI （3/1）］ | mg/kg | ≤15 |  |  | 提供全部生物杀伤剂使用清单（不得添加物质的污染限值均为50 mg/kg） |
|  |  |  | 辛基异噻唑啉酮（OIT） | mg/kg | ≤500 |  |  |  |
|  |  |  | 苯并异噻唑酮（BIT） | mg/kg | ≤500 |  |  |  |
|  |  |  | 甲基异噻唑酮(MI) | mg/kg | ≤200 |  |  |  |
|  |  |  | 双氯辛基异噻唑啉酮（DCOIT） | mg/kg | ≤500 |  |  |  |
|  |  |  | 异噻唑啉酮含量总和 | mg/kg | ≤750 |  |  |  |
|  |  | 碘代丙炔基氨基甲酸丁酯(IPBC) |  | mg/kg | ≤1500 |  |  |  |
|  |  | 吡啶硫酮锌（ZPT） |  | mg/kg | ≤1500 |  |  |  |
|  |  | 二(3-氨丙基）十二烷基胺 |  | mg/kg | ≤500 |  |  |  |
|  |  | 多菌灵、敌草隆、百菌清、三氯生 |  | — | 均不得添加 |  |  |  |
|  |  | 涉及在体内验证试验中确认具有内分泌干扰的生物杀伤剂 |  | — | 不得添加 |  |  |  |
|  |  | 涉及致癌性、生殖细胞致突变性、生殖毒性中类别1的生物杀伤剂 |  | — | 不得添加 |  |  |  |
| 品质属性 | 防滑性（干摩擦系数） |  |  | — | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T 4100 |
|  | 燃烧性能 |  |  | — | 不次于B1级 | 不次于B1级 | 不次于A2级 | GB/T 8624 |
|  | 抗冲击性能 |  |  | — | 500g钢球，高100cm，涂膜无裂纹、无剥落 | 1000g钢球，高100cm，涂膜无裂纹、无剥落 | 1000g钢球，高200cm，涂膜无裂纹、无剥落 | GB/T 22374、GB/T 1732等 |
|  | 耐磨性提高率 |  |  | % | ≥20 | ≥20 | ≥50 | 附录A.3 |
| a 适用于室内用水性地坪材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4 无溶剂型地坪材料评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品原材料消耗 |  | t/t | ≤1.030 | ≤1.025 | ≤1.015 | 附录A.1 |
|  | 单位产品新鲜水用量 |  | t/t | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.20 | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | tce/t | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.17 | GB/T 2589 |
| 环境属性 | 颗粒物回收装置 |  | — | 安装有效的颗粒物回收装置 |  |  | 提交证明文件结合现场审核 |
|  | 废气收集与处理装置 |  | — | — | 安装有效的局部或整体密闭排气收集装置，收集后进入密闭式负压废气处理系统，并正常运转 |  |  |
|  | 化学品安全技术说明书（SDS） |  | — | 编制符合GB/T 16483要求的SDS | 向下游用户或其他相关方提供符合GB/T 16483要求的SDS | 向下游用户或其他相关方提供符合GB/T 16483要求的SDS | 提交证明文件结合现场审核 |
|  | 安全标签 |  | — | 符合GB 15258要求 |  |  |  |
|  | 包装 |  | — | 包装材质不得含有聚氯乙烯或其他含有表1中有害物质的塑料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 符合GB13491和GB/T 16716.1要求 |  |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | g/L | ≤60 | ≤40 | ≤20 | GB/T 34682 |
|  | 苯 |  | % | ≤0.1 |  |  | GB/T 23990 |
|  | 甲苯、乙苯和二甲苯总和 |  | % | ≤1.0 |  |  |  |
|  | 乙二醇醚及其酯（乙二醇丁醚、乙二醇苯醚、二乙二醇丁醚、乙二醇丁醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和 |  | % | ≤1 |  |  | GB/T 23986 |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和(限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料) |  | % | ≤0.2 |  |  | GB 24408 |
|  | 重金属元素含量 (限色漆) | 铅 | mg/kg | ≤90 | ≤55 | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 镉 |  | ≤75 | ≤45 | ≤20 |  |
|  |  | 六价铬 |  | ≤60 | ≤40 | ≤20 | GB/T 26125 |
|  |  | 汞 |  | ≤60 | ≤40 | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 砷 |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  | 钡 |  | ≤120 | ≤110 | ≤100 | GB/T 23994 |
|  |  | 硒 |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 锑 |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  | 钴 |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  | 总挥发性有机化合物释放量a |  | mg/m3 | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤1.0 | JC/T 481 |
|  | 甲醛释放量a |  | mg/m3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 |  |
|  | N-甲基吡咯烷酮（NMP）、N,N-二甲基甲酰胺（DMF）、异佛尔酮 |  | — | 均不得添加 |  |  | GB/T 23986 |
|  | 沥青 |  | — | 不得添加 |  |  | 提供证明材料（不得添加物质的污染限值为0.1%） |
|  | 光稳定剂（UV-320、UV-327、UV-328、UV-350） |  | — | 不得添加 |  |  | 提供证明材料（不得添加物质的污染限值均为50 mg/kg） |
| 品质属性 | 防滑性（干摩擦系数） |  | — | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T 4100 |
|  | 燃烧性能 |  | — | 不次于B1级 | 不次于B1级 | 不次于A2级 | GB/T 8624 |
|  | 抗冲击性能 |  | — | 500g钢球，高100cm，涂膜无裂纹、无剥落 | 1000g钢球，高100cm，涂膜无裂纹、无剥落 | 1000g钢球，高200cm，涂膜无裂纹、无剥落 | GB/T 22374、GB/T 1732等 |
|  | 耐磨性提高率 |  | % | ≥20 | ≥20 | ≥50 | 附录A.3 |
| a 适用于室内用无溶剂型地坪材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 资源属性中单位产品原材料消耗和单位产品新鲜水用量，以及品质属性中耐磨性按附录A的规定进行。

5.3 环境属性中颗粒物回收装置、废气收集与处理装置、化学品安全技术说明书、安全标签、包装、生物杀伤剂含量、沥青、光稳定剂通过提交证明文件结合现场检查的方式进行评价。

5.4 其他指标应由生产企业提供近一年的产品质量检验报告或按相应标准进行。

5.5 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 单位产品原材料消耗

单位产品原材料消耗按式（A.1）计算：

Mi=MhP	(A.1)

式中：

Mi——单位产品原材料消耗，单位为吨每吨（t/t）；

Mh——评价期内产品所需的原料使用量总量，单位为吨（t）；

P——评价期内产品总产量，单位为吨（t）。

A.2 单位产品新鲜水消耗

单位产品新鲜水消耗按式（A.2）计算：

Vi=VhP	(A.2)

式中：

Vi——单位产品新鲜水消耗量，单位为吨每吨（t/t）；

Vh——评价期内产品生产消耗的新鲜水量，单位为吨（t）；

P——评价期内产品总产量，单位为吨（t）。

A.3 耐磨性

耐磨性按公式（A.3）计算：

Mt=MnMp	(A.3)

式中：

Mt——产品耐磨性能的提高率，单位为百分比（%）；

Mn——相关产品标准规定的耐磨性标准值，单位为克（g）；

Mp ——依据相关产品标准测定的耐磨性实际值，单位为克（g）。

_______________________________