CECS XXX：2018

中国工程建设标准化协会标准

泡沫混凝土节能防水一体化系统应用技术规程

Technical specification for application of integrated energy-saving and waterproof system with foam concrete

（征求意见稿）

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》通知的要求，规程编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见基础上，制订本规程。

本规程的主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、验收。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设、设计、施工、监理等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由福州大学负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄往福州大学（地址：福建省福州市闽侯县学园路2号，邮编：350116）。

主编单位：福州大学

福建闽华建材科技发展有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 基本规定	3

4 材料	4

4.1一般规定	4

4.2泡沫混凝土	4

4.3高分子复合防水卷材	6

4.4聚合物水泥粘结料	7

5 设计	8

5.1一般规定	8

5.2系统设计	9

6 施工	15

6.1一般规定	15

6.2施工工艺	16

7 质量验收	20

7.1一般规定	20

7.2主控项目	21

7.3一般项目	22

本规程用词说明	23

引用标准名录	24

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirement	3

4 Materials	4

4.1General requirement	4

4.2 Foamed concrete	4

4.3 Polymer composite waterproofing sheet	6

4.4 Polymer cement adhesives	7

5 Design	8

5.1 General requirement	8

5.2 Structure design	9

6 Construciton	15

6.1 General requirement	15

6.2 Construction technology	16

7 Quality acceptance	20

7.1 General requirement	20

7.2 Key items	21

7.3 General items	22

Explanation of wording in this specification	23

List of quoted standards	24

# 总 则

### 1.0.1  规范系统做到节能环保、技术先进、确保质量、安全适用，

【条文说明】泡沫混凝土节能防水一体化系统是将泡沫混凝土和与其结合的防水层及保护层作为一个整体，即保温层、防水层和保护层紧密结合形成的无冷热桥、耐久性和保温防水性能好的系统。泡沫混凝土属于无机材料，有着防火等级高、耐久性好的优点，经过大量的工程案例和实验研究，聚合物水泥粘结料能将高分子复合防水卷材与泡沫混凝土很好地粘结，使防水层与保温层紧密结合，并保持良好的相容性。该系统在建筑节能防水工程上应用了近10年时间，已经累计推广了几十万平方米。应用该系统，不仅提高了工程质量，也符合环保政策，可实现经济和环保效益双赢。目前由于缺乏相应标准指导该系统的工程应用，有必要制定本规程。

- 1.0.2  【条文说明】本条规定了本规程的应用范围。

## 1.0.3  泡沫混凝土节能防水一体化系统的设计、施工和验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】相关的现行规范如《屋面工程技术规范》GB 50345、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JG J75和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134等。

# 术 语

## 2.0.1  现浇泡沫混凝土 Cast-in-place foamed concrete

## 用物理方法将泡沫剂制备成泡沫，再将泡沫加入到由水泥、掺合料、外加剂和水制成的料浆中，经混合搅拌，浇筑成型、养护而成的轻质微孔混凝土。

【条文说明】为了与现行国家行业标准JG/T266中的泡沫混凝土定义有所区别，本规程对其进行了改变，为了在有限的厚度达到设计的节能效果，泡沫混凝土节能防水一体化系统中所使用的泡沫混凝土不含骨料。

## 2.0.2 泡沫混凝土制品Prefabricated foamed concrete products

## 在工厂预制的泡沫混凝土砌块。

## 2.0.3 高分子复合防水卷材Polymer composite sheet

以高分子合成材料为主要材料，复合织物等保护或增强层，以改变其尺寸稳定性和力学特性，各部位截面结构一致的防水卷材。

【条文说明】根据现行国家标准《高分子防水卷材 第1部分 片材》GB 18173.1的定义，本规程将片材改成卷材。

## 2.0.4 聚合物水泥粘结料Polymer cement adhesives

## 通过添加可再分散性乳胶粉或聚合物乳液及其他助剂对水泥进行改性配制而成的粘结材料。

## 2.0.5 复合防水层Composite waterproof layer

## 采用聚合物水泥粘结料，将高分子复合防水卷材粘贴在泡沫混凝土基面上，由聚合物水泥粘结料和高分子复合防水卷材共同形成的防水层。

# 基本规定

## 3.0.1 泡沫混凝土节能防水一体化系统应具备良好的保温隔热性能和防水性能，满足建筑节能热工性能指标、防水等级和设防要求。

【条文说明】本条规定了泡沫混凝土节能防水一体化系统的基本要求。

## 3.0.2 泡沫混凝土节能防水一体化系统的防水等级、设防要求及防水层中高分子复合防水卷材和聚合物水泥粘结料的最小厚度应符合国家现行标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《坡屋面工程技术规范》GB 50693和《种植屋面工程技术规程》JGJ 155及其他相关标准的规定。

【条文说明】本条规定泡沫混凝土节能防水一体化系统的防水等级和设防要求应符合国家现行相关标准的规定，其中复合防水层是由高分子复合防水卷材和聚合物水泥粘结料共同组成，为了达到设计防水等级，复合防水层中各组成部分的最小厚度应符合国家现行相关标准的规定。

## 3.0.3 泡沫混凝土节能防水一体化系统的传热系数和热惰性指标应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JG J75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26和《民用建筑热工设计规范》GB 50176及其他相关标准的规定。

【条文说明】本条规定了泡沫混凝土节能防水一体化系统的屋面传热系数和热惰性指标应满足本地区节能设计标准的要求，冬季保温减少建筑物热量损失，夏季隔热降低空调能耗。

3.0.4 泡沫混凝土节能防水一体化系统的各组成材料应具有物理、化学稳定性，应彼此相容并应具有耐久性。

【条文说明】泡沫混凝土水化硬化后本身具备均匀的气孔，体积稳定性好，粘贴在泡沫混凝土面层上的高分子复合防水卷材拉伸性能好，各层之间相容性好，通过无机材料覆盖的形式，使高分子复合防水卷材与空气隔绝，该系统充分利用了无机材料的良好耐久性。

3.0.5 泡沫混凝土节能防水一体化系统各部分材料应由专业生产、施工的企业供应，并且负责施工。

【条文说明】为确保泡沫混凝土节能防水一体化系统的工程质量，各部分材料必须由专业生产、施工企业提供，并且工人应通过培训合格后持证上岗，进行专业化施工，全方位对该系统性能负责。

# 材料

## 4.1一般规定

## 4.1.1 泡沫混凝土节能防水一体化系统组成材料应符合下列规定：

1.泡沫混凝土分为现浇泡沫混凝土和泡沫混凝土制品两类，其性能应符合现行国家相关标准和本规程的规定，厚度应满足节能设计要求。泡沫混凝土制品应具备生产合格证和性能检测报告，现浇泡沫混凝土应具备性能检测报告和现场同条件样品的性能检测报告。

2.高分子复合防水卷材的规格、性能应符合现行国家有关标准和设计规定，应满足建筑防水等级要求，并应提供生产合格证和性能检测报告。

3.材料进场后应按规定对材料进行抽样复验，并出具有效的复验报告。

【条文说明】泡沫混凝土节能防水一体化系统各组成材料应符合现行国家相关标准的规定，除了满足设计要求外，还应出具生产合格证和性能检测报告。材料进场后，在监理单位见证下，施工单位应进行抽样复验，并且委托当地有资质检测单位进行试验，出具有效的复验报告，复验报告不合格的产品严禁在工程上使用。

4.1.2 泡沫混凝土节能防水一体化系统所用材料的燃烧性能等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

【条文说明】应加强泡沫混凝土节能防水一体化系统的防火安全性。泡沫混凝土本身是A级不燃材料，高分子复合防水卷材采用聚合物水泥粘结料粘贴，无需考虑防火问题。对卷材的运输和储存应加强防火措施。

## 4.2泡沫混凝土

4.2.1现浇泡沫混凝土尺寸偏差和外观质量应符合表4.2.2-1的规定；泡沫混凝土制品尺寸规格应符合表4.2.2-2的规定；泡沫混凝土制品尺寸偏差和外观质量应符合表4.2.2-3的规定。

表4.2.1-1 现浇泡沫混凝土尺寸偏差和外观

| 项目 |  |  | 指标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面平整度允许偏差（mm） |  |  | ±5 | 《泡沫混凝土》 JG/T 266 |
| 裂纹 | 裂纹长度率 （mm/m2） | 平面 | ≤400 |  |
|  |  | 立面 | ≤350 |  |
|  | 裂纹宽度（mm） |  | ≤1 |  |
| 厚度允许偏差（%） |  |  | ±5 |  |
| 表面油污、层裂、表面疏松 |  |  | 不允许 |  |

表4.2.1-2 泡沫混凝土制品尺寸规格

| 长度 | 宽度 | 厚度 |
| --- | --- | --- |
| 300 450 600 | 300 | 30～120 |

注：其他规格尺寸可按需双方协商确定。

表4.2.1-3 泡沫混凝土制品尺寸偏差和外观

| 项目 |  |  | 指标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（mm） |  |  | ±4 | 《泡沫混凝土》 JG/T 266 |
| 宽度（mm） |  |  | ±2 |  |
| 厚度（mm） |  |  | ±2 |  |
| 表面平整度允许偏差（mm） |  |  | ±3 |  |
| 裂纹 | 裂纹长度率 （mm/m2） | 平面 | ≤400 |  |
|  |  | 立面 | ≤350 |  |
|  | 裂纹宽度（mm） |  | ≤1 |  |
| 厚度允许偏差（%） |  |  | ±5 |  |
| 表面油污、层裂、表面疏松 |  |  | 不允许 |  |
| 制品不应有大于30mm的缺棱掉角 |  |  |  |  |

## 4.2.2常用于屋面工程的泡沫混凝土按干密度不同分为A03、A04、A05，其性能要求应符合表4.2.2-1的规定。

表4.2.2-1泡沫混凝土性能要求

| 项目 | 性能要求 |  |  | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度等级 | A03 | A04 | A05 | 《泡沫混凝土》JG/T 266 |
| 干密度（Kg/m3） | ≤300 | ≤400 | ≤500 |  |
| 抗压强度（MPa） | ≥0.30 | ≥0.50 | ≥1.00 |  |
| 质量吸水率（%） | ≤10 |  |  |  |
| 导热系数（W/（m·K）） | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T 10294 |
| 干燥收缩值（mm/m） | ≤3.0 |  |  | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969 |
| 燃烧性能级别 | A1级 |  |  | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |

## 4.3高分子复合防水卷材

4.3.1泡沫混凝土节能防水一体化系统应选用高分子复合防水卷材，其芯层厚度不宜小于0.5mm，且外观质量、规格和性能均应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】为了保证泡沫混凝土节能防水一体化系统防水层和保温层具有良好的兼容性，系统选取高分子复合防水卷材作为防水材料，在高温下施工，由于水蒸气的作用，芯层过薄易导致卷材起鼓，所以对卷材芯层厚度进行了规定。高分子复合防水卷材防水性能优良，无毒无味、抗拉性能好、抗渗性能强，耐冻、耐腐蚀且易于粘贴、柔性好、施工操作简单，是一种新型环保防水材料。工程常用高分子复合防水卷材包括聚乙烯丙纶复合防水卷材、承载防水卷材和聚乙烯涤纶复合防水卷材等等。

## 4.4聚合物水泥粘结料

4.4.1聚合物水泥粘结料性能要求应符合表4.4.1-1的规定。

表4.4.1-1 聚合物水泥粘结料性能

| 项目 |  | 指标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪切状态下的粘合性（N·mm）常温 | 卷材与卷材 | ≥3.0 | 《高分子防水卷材胶结剂》JT/C 863 |
|  | 卷材与基底 | ≥3.0 |  |

【条文说明】为了保证泡沫混凝土节能防水一体化系统防水层和保温层紧密粘结，对聚合物水泥粘结料的粘合性有着较高要求，因此本规程对剪切状态下的粘合性作出规定，其他指标应符合现行行业标准《高分子防水卷材胶结剂》JC/T 863及其他相关标准的规定。

# 设计

## 5.1一般规定

### 5.1.1 根据建筑物性质、重要程度以及使用部位，泡沫混凝土节能防水一体化系统设计应对下列内容进行设计：

1.屋面防水等级和设防要求；

2.泡沫混凝土的类型和厚度；

3.聚合物水泥粘结料的厚度；

4.高分子复合防水卷材的厚度；

5.砂浆保护层的厚度。

【条文说明】屋面防水等级应根据建筑类别、重要程度和使用功能要求确定；屋面防水等级和设防要求应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。

### 5.1.2泡沫混凝土节能防水一体化系统保温层设计包括泡沫混凝土的类型、厚度和坡度。

- 泡沫混凝土类型应根据屋面重要程度确定，厚度应按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》、JG J75《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26和《民用建筑热工设计规范》GB 50176等国家现行相关标准计算确定。

- 泡沫混凝土节能防水一体化系统中泡沫混凝土厚度应按平均厚度计算，坡度宜在1%～2%之间，且最薄处不宜小于30mm。

【条文说明】按屋面的重要性，屋面可分为不上人屋面、普通上人屋面和重要上人屋面，对于重要上人屋面宜采用A04或A05，对于不上人屋面和普通上人屋面宜采用A03或A04。泡沫混凝土的厚度应按照国家现行相关标准计算确定。

泡沫混凝土在一体化系统中肩负着保温层兼具找坡功能，为了保证保温隔热效果的均匀性，尽量减小泡沫混凝土坡度。由于泡沫混凝土坡度小，节能计算厚度可按照平均厚度计算，可忽略因找坡对节能的影响。大量工程案例表明：1%～2%的坡度能保证屋面的保温隔热效果和避免积水。

5.1.3粘贴高分子复合防水卷材的聚合物水泥粘结料的平均固化厚度为1.3mm±0.2mm。

【条文说明】不仅泡沫混凝土对聚合物水泥粘结料有一定的吸收，也需要足够的胶体嵌入到高分子复合防水卷材的纤维中共同形成防水层。只有足够的胶体厚度才能保证泡沫混凝土节能防水一体化系统保温层和防水层紧密结合和避免卷材搭接处的串水，因此胶体的固化厚度对复合防水层的防水性能和系统的紧密性能影响较大。

### 5.1.4泡沫混凝土节能防水一体化系统保护层设计包括下列内容：

- 不上人屋面和普通上人屋面宜采用3mm～5mm，1：2.5水泥砂浆，可不设分格缝。女儿墙和山墙立面保护层可采用聚合物水泥粘结料均匀涂刷，不应露底。

- 重要上人屋面应设置钢筋混凝土刚性保护层或地砖等面层，且必须在面层与砂浆保护层之间设置隔离层，刚性保护层和隔离层设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。

【条文说明】泡沫混凝土节能防水一体化系统砂浆保护层是对高分子复合防水卷材进行抗老化保护，水泥砂浆嵌入高分子复合防水卷材纤维深处，与卷材形成一体隔绝了高分子复合防水卷材与紫外线、大气的直接接触。在不上人屋面和普通上人屋面上宜采用3mm～5mm，1：2.5砂浆保护层，由于砂浆保护层较薄，经过大量工程案例表明：可不设分格缝。聚合物粘结料具有较高的粘性，能嵌入高分子复合防水卷材的纤维深处，不易脱落，所以在女儿墙和山墙立面保护层宜设计采用聚合物水泥粘结料保护层。

为了避免钢筋混凝土刚性保护层热胀冷缩引起高分子复合防水卷材开裂，刚性保护层和高分子复合防水卷材之间必须设隔离层，刚性保护层和隔离层设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。

## 5.2系统设计

### 5.2.1 泡沫混凝土节能防水一体化系统主要由泡沫混凝土保温层、聚合物水泥粘结料层、高分子复合防水卷材层和砂浆保护层组成。

【条文说明】本条文介绍了泡沫混凝土节能防水一体化系统的主要组成内容。

### 5.2.2 平屋面泡沫混凝土节能防水一体化系统形式如下：

1.不上人屋面和普通上人屋面有两种系统形式分别如图5.2.2-1和图5.2.2-2所示；

图5.2.2-1 不上人屋面和普通上人屋面①

图5.2.2-2 不上人屋面和普通上人屋面②

2.重要上人屋面有两种系统形式分别如图5.2.2-3和图5.2.2-4所示；

5.2.2-3 重要上人屋面①

5.2.2-4 重要上人屋面②

【条文说明】传统系统屋面在保温层与防水层之间设有砂浆找平层，泡沫混凝土节能防水一体化系统取消了这一设计，并且使用现浇泡沫混凝土保温兼找坡做法，使防水层和保温层紧密结合形成一个整体。由于一体化系统质量轻，不仅能够应用于混凝土结构屋面，也可应用于坡度不大于2%的彩钢板屋面。

如图5.2.2-2和图5.2.2-4所示，夹层式做法适合于北方需要设置隔气层的地区；如图5.2.2-1和图5.2.2-3所示，正置式做法适合于南方地区。

屋面防水等级应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定。不同防水等级的屋面均不得发生渗漏。根据《屋面工程技术规范》GB 50345的规定，I级防水屋面应采用两道防水设防，II级防水屋面应采用一道防水设防。若屋面系统设计为单层防水卷材屋面，防水等级和单层防水卷材品种、技术性能和最小厚度均应符合《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316的规定。

### 5.2.3 坡屋面泡沫混凝土节能防水一体化系统形式如图5.2.3-1 所示

图5.2.3-1坡屋面系统

【条文说明】坡屋面保温层采用的是泡沫混凝土制品，即泡沫混凝土板，由于人工操作，泡沫混凝土板在砌筑过程中会有高低不平，因此在铺设高分子复合防水卷材前宜设找平层。又因泡沫混凝土板强度不足，不能直接铺贴高分子复合防水卷材，应设一道砂浆找平层再铺高分子复合防水卷材。保护层和面层设计应符合现行国家标准《坡屋面工程技术规范》 GB50693和《屋面工程技术规范》GB 50345的相关规定。

### 5.2.4 种植屋面泡沫混凝土节能防水一体化系统形式如图5.2.4-1 所示。

图5.2.4-1种植屋面系统

【条文说明】过滤层、排（蓄）水板等设计应符合现行行业标准《种植屋面工程技术》JGJ 155的相关规定。

### 5.2.5 女儿墙和山墙防水系统形式如图5.2.5-1和图5.2.5-2所示。

图5.2.5-1 女儿墙防水系统

图5.2.5-1 山墙防水系统

【条文说明】低女儿墙泛水处的高分子复合防水卷材可直接铺贴至压顶下，高女儿墙和山墙的复合防水层高度不宜低于350mm，可采用聚合物水泥粘结料对高分子复合防水卷材进行封边，可不设压条和沟槽，高分子复合防水卷材可直角上翻，采用泡沫混凝土节能防水一体化系统也可免设天沟，附加层水平和立面宽度不小于250mm，立面复合防水层应高于附加层且不小于100mm，其他要求应符合《屋面工程技术规范》GB 50345的相关规定。

# 施工

## 6.1一般规定

### 6.1.1 泡沫混凝土节能防水一体化系统施工前，施工单位应通过图纸会审和编制施工方案，对现场操作人员进行技术交底。

【条文说明】泡沫混凝土节能防水一体化系统施工前应通过图纸会审，掌握施工图中防水设防等级、系统层次和节点设计要求。应编制施工方案指导整个施工过程，并留档作为验收材料，施工方案通过监理审查后对操作人员进行技术交底和必要的实际操作培训，并做好记录，操作人员经过培训合格后才可以上岗作业。施工方案包括：工程概况、质量目标、施工组织及管理、防水保温材料及其施工方法、施工操作技术和安全注意事项等。

### 6.1.2 防水施工单位应提供施工资质证书，操作人员持证上岗，泡沫混凝土节能防水一体化系统所用的材料应提供产品合格证和性能检测报告，主要材料进场应见证送检，提供检测报告。

【条文说明】防水施工单位应提供施工资质证书，施工队伍和现场操作人员持证上岗，确保专业化施工。所用材料应提供性能检验报告和产品合格证，现场施工单位和监理单位应执行见证抽样送检制度，出具有效的检测报告，严禁不合格材料用于工程中。

### 6.1.3 泡沫混凝土节能防水一体化系统施工温度应在5℃～35℃，雨、雪天严禁施工，并且对已经施工的部分加强成品保护。

【条文说明】为了保持施工质量，对保温层含水率应严格控制，含水率过高或者过低都会影响泡沫混凝土节能防水一体化系统的防水保温性能，施工前要查看天气情况，确保在本规程规定的环境条件下施工，并且对已经施工的部分加强成品保护，避免泡沫混凝土内部积水和夏天高温下阳光直射。

### 6.1.4 泡沫混凝土节能防水一体化系统施工前应预留好所需孔洞和管道，不得随意打孔。

【条文说明】为了避免防水层被破坏和保温层失效，在泡沫混凝土节能防水一体化系统施工之前应预留好所需孔洞和管道，一旦防水层施工完毕，不得随意打孔，应采取相应保护措施，保证防水层的完整性。

## 6.2施工与质量控制

### 6.2.1 现浇泡沫混凝土节能防水一体化系统施工工艺流程应符合图6.2.1-1的规定。

图6.2.1-1 施工工艺流程示意图

【条文说明】若设计无要求设置钢筋混凝土刚性保护层，按要求做到砂浆保护层，经过自然养护24h后即可进行闭水试验；若设计要求设置钢筋混凝土刚性保护层，为避免刚性保护层的热胀冷缩变形将防水层拉裂，必须施工完隔离层后才能施工刚性保护层，最后进行细部处理及闭水试验。

### 6.2.2 现浇泡沫混凝土的施工应符合下列规定：

1.现浇泡沫混凝土在浇筑前，应进行基层检查和处理，符合要求后根据设计厚度定标高线和找坡线。

2.现浇泡沫混凝土施工技术要求以及施工所用材料应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 5027和《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的有关规定。

3.现浇泡沫混凝土采用低压泵送方式浇筑，并且应采用分离式双层搅拌机控制水灰比，泵送出料口与基层垂直距离不超过0.5m。若浇筑面积过大，可以采用分区浇筑的方法，用模板把施工区域分割成若干小片，逐片施工。

4.现浇泡沫混凝土高度大于200mm时应分层浇注，待泡沫混凝土初凝后，进行第二次浇筑，最外层厚度不小于30mm。

5.现浇泡沫混凝土根据标高线、找坡线刮平后，表面不得起皮、疏松，在终凝前不应扰动。

6.现浇泡沫混凝土在施工过程中，应按照检验批次要求预留足够数量的同条件养护试块，用于验收检验。

【条文说明】泡沫混凝土内含大量气泡一次性浇筑厚度大于200mm时，容易导致气泡不均匀，影响泡沫混凝土的保温隔热性能及强度。当泡沫混凝土在达到设计厚度，采用刮板刮平，刮平后在终凝前不应扰动。

6.2.3 泡沫混凝土制品的施工应符合下列规定：

1.泡沫混凝土制品在施工前，应进行基层检查和处理。

2.泡沫混凝土制品施工技术要求及施工所用材料应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 5027和《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的有关规定。

3.泡沫混凝土制品应存放在阴凉干燥的场地，堆放高度不宜超过1.5m，搬动时轻拿轻放。

4.泡沫混凝土制品在铺贴前可按实际情况喷水润湿，铺贴时应挤压铺贴砂浆，使砂浆溢出，泡沫混凝土制品应满贴在基层上。

【条文说明】泡沫混凝土制品强度低，在搬运的过程中，受到外力的影响容易产生裂纹和掉角，因此应轻拿轻放。由于泡沫混凝土属于多孔材料，一旦进水，水份不易流出，施工完成后可能影响其保温性能，若过于干燥会吸收铺贴砂浆的水分，影响铺贴砂浆的水化，因此泡沫混凝土制品应存放在干燥阴凉处，并且在施工时候按照现场情况进行润湿。泡沫混凝土制品与基层的粘结性能与砂浆充实程度有关，在铺贴时可采用小橡皮锤轻轻敲打，使砂浆溢出。

### 6.2.4 高分子复合防水卷材和聚合物水泥粘结料的施工应符合下列规定：

1.铺贴高分子复合防水卷材的泡沫混凝土表面平整度偏差不应超过5mm，且面层应整洁、无杂物和污物，可湿润但不可有明水。

2.铺贴高分子复合防水卷材顺序应逆坡铺设，铺贴方向应和水流方向垂直。

3.聚合物水泥粘结料应按厂家要求进行配制、现拌，在规定时间内使用。将配置好的聚合物水泥粘结料均匀的涂抹在泡沫混凝土面层，不应露底，铺贴高分子复合防水卷材时，边铺边抹，把多余的聚合物水泥粘结料挤出和将空气排出，搭接部位应采用溢出的聚合物水泥粘结料封边。

4.在铺贴高分子复合防水卷材前，应按照设计要求对防水附加层进行处理。

5.在铺贴高分子复合防水卷材后，采用聚合物水泥防水涂料对节点、管道口进行防水加强处理。

6.铺贴后的高分子复合防水卷材应平直、无空鼓，搭接边卷材与卷材之间应充分结合，无翘边和亏浆现象。

【条文说明】为了保证高分子复合防水卷材与泡沫混凝土的紧密结合、无空鼓，泡沫混凝土表面平整度偏差不应大于5mm，采用直尺进行测量，泡沫混凝土面层与直尺最大距离不超过5mm。在铺贴卷材时，卷材与泡沫混凝土之间有充足的粘结材料，搭接边处聚合物水泥粘结料应充实于两层卷材之间，保证防水层的可靠性，采用细勾勾缝检查。在铺贴高分子复合防水卷材前，可按设计要求对防水附加层进行施工，铺贴高分子复合防水卷材后可对整个屋面节点、管道口等部位进行防水加强处理。

### 6.2.5 砂浆保护层的施工应符合下列规定：

1.砂浆保护层施工应保证砂浆均匀。

2.砂浆保护层施工完后24h内不可扰动，宜在24h之后做闭水试验验收。

【条文说明】为了防止高分子复合防水卷材老化，应在卷材上设置砂浆保护层，其厚度过厚会使面层在热胀冷缩的环境下发生开裂，从而带动卷材起拱，发生空鼓，所以应控制厚度在3mm～5mm。由于坡度的影响，砂浆中水往低处流，导致砂浆水胶比不均匀，因此应来回多次涂刷。

6.2.6 隔离层、钢筋混凝土刚性保护层或地砖的施工应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。

### 6.2.7 女儿墙泛水的施工应符合下列规定：

1.高分子复合防水卷材上翻部分应采用刮板对卷材进行刮平，排出气泡和多余的聚合物水泥粘结料，并且采用聚合物水泥粘结料进行封边。

2.高分子复合防水卷材表面应采用聚合物水泥粘结料涂刷，不应露底。

【条文说明】为了保证女儿墙墙体砂浆与高分子复合防水卷材的紧密粘结，高分子复合防水卷材可直接通过聚合物水泥粘结料进行封边，聚合物水泥粘结料的粘结性好，可对立面铺贴的卷材进行涂刷，不产生掉落现象，其对卷材起到良好的保护作用。

# 质量验收

## 7.1一般规定

7.1.1 泡沫混凝土节能防水一体化系统的质量验收应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定。

【条文说明】泡沫混凝土节能防水一体化系统是建立在国家现有屋面节能防水技术的基础之上的创新系统，其质量验收不仅要符合本规程的规定，也要符合现行国家相关标准的规定。

### 7.1.2 泡沫混凝土节能防水一体化系统的主要材料进场时应提供性能检测报告和产品合格证，并应进行现场见证抽样复验。

【条文说明】本条文规定了泡沫混凝土节能防水一体化系统的主要材料进场时应提供的相关证明文件，并应对其进行现场见证抽样复验，以防不合格产品应用到工程上。

### 7.1.3 泡沫混凝土节能防水一体化系统的施工在基层质量验收合格后进行，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

【条文说明】泡沫混凝土节能防水一体化系统的稳定性好，当基层出现局部开裂或位移时，在泡沫混凝土的缓冲作用下裂缝不会反射至防水层表面，一体化系统不会因基层的挫动而受损。为避免遮蔽基层的工程质量问题，泡沫混凝土节能防水一体化系统的施工应在基层质量验收合格后进行。

### 7.1.4 泡沫混凝土节能防水一体化系统的检验批划分应符合下列要求：

1.检验批可按施工段或变形缝划分。

2.同批材料和相同工艺生产的泡沫混凝土应按100m3作为一个检验批次，不足100m3按100m3计。

3.同一厂家、同一规格的承载防防水卷材大于500卷抽5卷，200～500卷抽4卷，50～199卷抽3卷，50卷以下抽2卷。

4.同一厂家、同一类型的聚合物水泥胶结材料以2t作为一个检验批次，不足2t按2t计。

【条文说明】本条文对泡沫混凝土节能防水一体化系统检验批划分进行了规定。

## 7.2主控项目

### 7.2.1 泡沫混凝土节能防水一体化系统的主要材料应符合本规程规定。

检验方法：检查产品合格证书、产品性能检测报告、有效期内的型式检测报告。

【条文说明】本条文规定了泡沫混凝土节能防水一体化系统的主要材料证明文件的内容。

### 7.2.2 泡沫混凝土节能防水一体化系统所用材料进场时，其主控项目应符合下列要求。

1.泡沫混凝土的干密度、抗压强度、吸水率、导热系数和燃烧性能等级必须符合设计要求及本规程4.2节的规定。现浇泡沫混凝土应检测现场制作的同条件养护试块。

检验方法：检查性能检测报告，现场抽样复验，燃烧性能应检查厂家提供的证明文件。

检查数量：干密度、抗压强度和吸水率每个检验批检验一次。导热系数每个工程项目检验不少于一次。

2.高分子复合防水卷材的断裂拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度和不透水性必须符合现行国家有关标准的规定。

检验方法：检查性能检测报告和产品合格证，现场抽样复验。

检查数量：按本规程7.1.4对检验批要求。

- 聚合水泥防水胶结料在剪切状态下的粘合性应符合设计要求和本规程的4.4节的有关规定。

- 检验方法：检查性能检测报告和产品合格证，现场抽样复验。

- 检查数量：按本规程7.1.4对检验批要求。

### 7.2.3 泡沫混凝土厚度应符合设计要求，最薄处不应小于30mm。现浇泡沫混凝土的表面平整度正负偏差不应大于5mm，泡沫混凝土制品的不应大于3mm。

- 检验方法：尺量检查和钢针插入。

- 检查数量：每100m2抽查1处，整个屋面不少于3处。

### 7.2.4 施工完后的高分子复合防水卷材表面应平直，不应空鼓、翘边，与泡沫混凝土基层的粘结应牢固，搭接边应封堵密实。

检验方法：钢尺轻敲和观察检查。

检查数量：每10m2抽查1处，整个屋面不少于10处。

### 7.2.5 当砂浆保护层施工完工24h后可进行蓄水或淋水检验，且不应有积水和渗漏。

检验方法：蓄水或淋水观察。

检查数量：全数检查。

7.2.1~7.2.5【条文说明】本条文规定了泡沫混凝土节能防水一体化系统的主控项目的检查内容和检查数量。

## 7.3一般项目

### 7.3.1 高分子复合防水卷材搭接宽度为100mm，允许偏差为-10mm。

检验方法：尺量检查。

检查数量：全数检查。

### 7.3.2 施工女儿墙泛水封边应符合设计规定，不应翘边。

检验方法：观察检查。

- 检查数量：全数检查。

### 7.3.3 泡沫混凝土不应有贯通性裂纹，起皮或疏松现象。

检验方法：观察检查。

- 检查数量：全数检查。

- 7.3.1~7.3.3【条文说明】一般项目应按照本规程规定进行验收，不可忽视，在发现难以修复的问题时应及时采取补救措施，至少有95%以上的检查点合格即可通过验收。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1.《屋面工程技术规范》GB 50345

2.《坡屋面工程技术规范》GB 50693

3.《种植屋面工程技术规程》JGJ 155

4.《屋面工程质量验收规范》GB 50207

5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189

6.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JG J75

7.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

8.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

9.《民用建筑热工设计规范》GB 50176

10.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

11.《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

12.《建筑设计防火规范》GB 50016

13.《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341

14.《泡沫混凝土》JG/T 266

15.《高分子防水卷材 第1部分 片材》GB 18173.1

16.《高分子防水卷材胶粘剂》JC 863

17.《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316