T/CECS

中国工程建设标准化协会标准

T/CECS

合成材料运动场地面层质量控制标准

Standard for quality control of synthetic sports surfaces

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                        201X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

前  言

本标准根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2016年第二批工程建设协会标准制定、修订计划》的通知”，建标协字【2016】084号文件要求编制。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语与分类；3.基本规定；4.技术要求；5.施工管理；6.跑道面层施工；7.球场面层施工；8.人造草面层施工；9.检测与验收。

本标准提出单位：中国工程建设标准化协会。

本标准归口单位：中国工程建设标准化协会。

本标准主编起草单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司。

本标准参编起草单位：

本标准主要起草人：

目    次

_

1  总  则	1

2  术语与分类	2

2.1  术语	2

2.2  分类	3

3  基本规定	4

4  技术要求	5

4.1  材料有害物质限量	5

4.2  原材料物理性能	7

4.3  面层有害物质限量	8

4.4  面层物理性能	9

5  施工管理	10

5.1  一般规定	10

5.2  施工前准备	10

5.3  安全文明施工措施	10

6  跑道面层施工	11

6.1  一般规定	11

6.2  基层要求	11

6.3  材料储存	11

6.4  混合型跑道	11

6.5  渗水型跑道	11

6.6  预制型跑道	12

6.7  施工检验	12

7  球场面层施工	13

7.1  一般规定	13

7.2  丙烯酸面层球场	13

7.3  聚氨酯面层球场	13

7.4  聚脲面层球场	14

8  人造草面层施工	15

8.1  一般规定	15

8.2  施工工艺	15

9  检测与验收	16

9.1  一般规定	16

9.2  材料进场检测	16

9.3  面层质量检测	17

9.4  抽样及判定	19

9.5  质量验收	20

9.6  不合格面层处理	20

9.7  试验方法	20

附录A  合成材料场地管理及保养主要内容	23

附录B  施工质量自检记录	24

附录C  颗粒挥发物含量的测定	28

附录D  材料有害物检测前处理方法	29

附录E  有害物质释放量的测试 小型环境测试舱法	30

附录F  气味评定现场法	36

本标准用词说明	38

引用标准名录	39

附：条 文 说 明	40

Contents

1 General Provisions ……………………………………………………………………………………… 1

2 Terms and Classification…………………………………………………………………………………… 2

2.1 Terms…………………………………………………………………………………..………… 2

2.2 Classification……………………………………………………………………….………… 3

3 Basic Requirements……………………………………………………………………………………………… 4

4 Technical Requirements………………………………………………………………………….....……… 5

4.1 Restrictions of Hazard Substances in Materials…………………………………………….………… 5

4.2 Physical Performance of Materials………………………………………………………………… 6

4.3 Restrictions of Hazard Substances in Surfaces………………………………………..……… 7

4.4 Physical Performance of Surfaces ………………………………………………..…………… 8

5 Construction Management…………………………………………………………………………………… 10

5.1 General Requirements………………………………………………………………………… 10

5.2 Pre-construction Preparations………………………………………………………………………… 10

5.3 Safety and Civilized Construction Regulations…………………………………………………… 10

6 Construction of Running Track Surfaces………………………………………………………………… 11

6.1 General Requirements…………………………………………………………………………………11

6.2 Base Requirements………………………………………………………………………………11

6.3 Storage of Materials…………………………………………………………………………………11

6.4 Mixed Type Running Track………………………………………………………………………11

6.5 Permeable Type Running Track………………………………………………………………… 12

6.6 Prefabricated Type Running Track……………………………….………………………………… 12

6.7 Construction Quality Self-examination……………………………………………………………… 12

7 Construction of Ball Court Surfaces…………………………………………………………………… 13

7.1 General Requirement…………………………………………………………..………….………… 13

7.2 Acrylic Acid Court Surface…………………………………………………………………………… 13

7.3 Polyurethane Court Surface……………………………………………...…………………………… 13

7.4 Polyurea Court Surface………………………………………………………………………………14

8 Construction of Artificial Turf Surface……………………………………………………………………… 15

8.1 General Requirements …………………………………………………………………….…………… 15

8.2 Construction Procedures……………………………………………………………………………... 15

9 Inspection and Acceptance………………………………………………………………….…………… 16

9.1 General Requirements……………………………………………………………………..………… 16

9.2 Materials Entry Examination ……………………………………………………..…….……… 16

9.3 Surface Quality Inspection……………………………………………..…….……… 17

9.4 Sampling and Determination………………………………………………………………………18

9.5 Quality Acceptance…………………………………………………………..……….…… 19

9.6 Treatments for Unqualified Synthetic Surfaces………………………………..……….…… 20

9.7 Test Methods…………………………………………………………………………..….…… 20

Appendix A Management and Maintenance of Synthetic Surface Sports Fields…………………22

Appendix B Construction Quality Self-inspection Record……………………………………………………23

Appendix C Test of Content of Volatile Compounds in Granules………………………………………27

Appendix D Pretreatment Methods for  Hazard Substance Analysis of Materials ………………………28

Appendix E Test of Emission Rate of Hazard Substances in Materials: Small Environmental Test Chamber Method…………………………………………………………………………………………………………… 29

Appendix F On-site Air Odor Evaluation Method for Synthetic Surface Sports Fields………………….…… 33

Explanation of Wording in this standard ………………………………………………………………… 35

List of Quoted Standards…………………………………………………….………………………………….…36

Addition: Explanation of Provisions………………………………………………………………………………37

## 1  总  则

1.0.1  为规范合成材料运动场地面层的质量控制，并做到技术先进，经济合理，环境友好，安全适用，确保质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的教学和健身用合成材料运动场地面层的设计、选材、施工、检测与验收，竞赛类运动场地有害物质限量应按本标准要求执行，其他类型的合成材料运动场地根据材料类型和施工工艺参照本标准执行。

1.0.3  中小学合成材料运动场地面层质量应符合GB 36246标准的要求。

1.0.4  合成材料运动场地面层的质量控制除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2  术语与分类

### 2.1  术语

2.1.1 聚氨酯胶体主料  polyurethane major ingredient

构成聚氨酯现浇型面层的主要原料，分为单组份和双组份。

2.1.2 丙烯酸胶体主料  acrylic acid major ingredient

构成丙烯酸现浇型面层的主要原料。

2.1.3 封闭型颗粒  closed granules

封闭在胶体主料中与空气不接触的颗粒，如混合型、复合型面层用颗粒。

2.1.4 暴露型颗粒  exposed granules

暴露在空气中的颗粒，如防滑颗粒、渗水型面层用颗粒、人造草面层用颗粒。

2.1.5 底胶层 lower layer of synthetic surface

分层铺设的现浇型面层结构中与基层粘接的下层，由胶体主料和填充颗粒混合后固化形成。

2.1.6 面胶层 upper layer of synthetic surface

分层铺设的现浇型面层结构的上层，由胶体主料和防滑颗粒混合后固化形成。

2.1.7 胶粘剂  adhesive

人造草面层或预制型面层施工时，用于拼接处粘结或与基层粘结用的材料。

2.1.8 预制卷材  prefabricated roll

在工厂预制的，用于运动场地面层铺设的高分子卷材。

2.1.9 人造草皮  artificial turf

将仿草叶状的合成纤维，植入在机织的基布上，背面用胶粘剂涂层固定的模拟天然草运动场地性能的制品。

2.1.10 合成材料运动场地面层  synthetic sports surface `

铺装在沥青混凝土或水泥混凝土等运动场地基础层上的高分子合成材料面层。

2.1.11 现浇型面层  in-situ casting surface

将高分子原料和其他原料在现场浇注铺装的面层。

2.1.12 预制型面层  prefabricated surface

按一定的生产工艺流程将高分子合成材料预先制备成一定厚度的卷材或块材，至现场粘结或拼装的面层。

2.1.13 人造草面层  artificial turf surface

以人造草皮铺装成的场地面层，必要时辅以垫层或以石英砂、橡胶颗粒等进行填充。

2.1.14 渗水型面层  permeable surface

由树脂粘合橡胶碎粒或其他方法制造的具有空隙结构的一类合成材料面层。水在该类型面层上除存在表面径流外，还存在通过面层的流动形式。

2.1.15非渗水型面层non-permeable surface

垂直剖面致密或有少量气孔及带有特定结构形式的一类合成材料面层。

2.1.16 混合型面层  mixed surface

通常由聚氨酯胶体主料与少量填充颗粒做成不渗水的底胶层，由聚氨酯胶体主料与防滑颗粒做成面胶层，整体形成的非透水型合成材料面层。

2.1.17 复合型面层 composited surface

通常由少量聚氨酯胶体主料与填充颗粒混合做成透水的底胶层，由聚氨酯胶体主料做成隔离层，由聚氨酯胶体主料与防滑颗粒做成面胶层，整体形成的非透水型合成材料面层。

2.1.18 全塑型面层  whole-polyurethane  surface

由聚氨酯胶体主料做成不透水的底胶层，由聚氨酯胶体主料与防滑颗粒做成面胶层，整体形成的非透水型合成材料面层。

2.1.19 拉伸强度  tensile strength

拉伸试样到断裂所施加的最大拉伸应力。

2.1.20 拉断伸长率  elongation at break

断裂试样的百分伸长率。

2.1.21 耐老化性能  aging resistance

合成材料面层具有的推迟延缓老化的性质。

2.1.22 冲击吸收  shock absorption

合成材料运动场地面层对冲击力的减缓性能。

2.1.23 垂直变形  vertical deformation

20 kg重物以规定的高度落在合成材料面层时，合成材料面层在垂直方向的变形。

2.1.24 抗滑值   anti-skidding value

合成材料面层在干燥或潮湿状态下通过滑动摩擦阻力吸收能量的程度。

2.1.25 阻燃性能  flame retardance

合成材料面层具有的推迟火焰蔓延的性质。

2.1.26 挥发物含量 content of volatile compounds

在本标准规定的检测条件下，所测得材料中挥发物的含量。

2.1.27 总挥发性有机化合物（TVOC）total volatile organic compounds

利用Tenax TA采样，非极性色谱柱（极性指数小于10）进行分析，保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物的总和。

2.1.28 释放率  emission rate

在温度（60±2）℃，湿度（5±2）%RH的环境舱内下测得的，单位时间内从单位面积面层材料表面散发到空气中的有害物质的量。

### 2.2  分类

2.2.1  合成材料运动场地面层按铺装方式分现浇型和预制型。

2.2.2  合成材料运动场地面层按材料类型分为聚氨酯类面层、丙烯酸类面层、聚脲类面层、橡胶类面层、人造草面层类面层等。聚氨酯类面层按施工工艺分为溶剂型、无溶剂型、水溶型、水固化型等。

2.2.3  现浇型面层按结构型式分为渗水型和非渗水型，非渗水型类包括复合型、混合型、全塑型等。

2.2.4  预制型面层按结构型式分为全塑型和复合型，按形状分为卷材和块材。

2.2.5  人造草面层按结构型式分为填充型和非填充型。

## 3  基本规定

3.0.1  合成材料运动场地面层选材和设计应符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246、《合成材料跑道面层》GB/T 14833、《人工材料体育场地使用要求及检验方法》GB/T 20033、《体育用人造草》GB/T 20394、《体育场地使用要求及检验方法》GB/T 22517、《城市社区体育设施技术要求》JG/T 191等的规定。

3.0.2  合成材料运动场地面层应由具有设计经验和相应业绩的设计单位进行设计。

3.0.3  承担合成材料运动场地面层施工的单位应具备相应的施工经验，具有完善的工程质量管理体系、安全生产管理体系及质量检验制度。

3.0.4  面层施工前应做好场地基层的验收，强度、密实度、平整度应符合面层设计文件要求，基层有害物质不得对面层质量产生不利影响，不应使用煤焦油沥青作为场地基础材料。

3.0.5  合成材料运动场地所选材料应符合环境保护要求，不应对人体、生物及环境造成有害影响。

3.0.6  进场材料应进行有见证检测，不合格材料不得用于工程。

3.0.7  施工完成后，合成材料面层物理性能、有害物含量应进行有见证检测,验收合格后方可投入使用。

3.0.8  学校的合成材料运动场地面层施工，不得影响正常教育教学活动。

3.0.9  运动场地所用材料应注明主要组成成分，施工现场不允许添加配方以外的任何材料。

3.0.10 合成材料面层施工严禁使用汽油及含苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳、二氯甲烷等成分的溶剂。

3.0.11 颗粒原料不得选用电线电缆皮、医疗废物等材料。

3.0.12 场地竣工验收后施工单位应向使用方提供场地管理及保养说明，主要内容见附录A。

3.0.13 合成材料场地保修期应不低于5年。保修内容应包含面层起泡、开裂、脱层、草皮周边及接缝开胶、草簇脱落等。

## 4  技术要求

### 4.1  材料有害物质限量

4.1.1  合成材料场地面层胶体主料，颗粒等材料有害物质含量应符合表4.1.1的要求。

表4.1.1  合成材料场地面层材料有害物质限量

| 序号 | 项 目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚氨酯胶体主料a) |  | 丙烯酸胶体主料 | 暴露型颗粒 |  | 封闭型颗粒 |  |
| 1 | 挥发物含量 |  | ≤50 g/L |  | ≤50g/L | ≤10 g/kg |  | ≤10 g/kg |  |
| 2 | 游离甲醛 (g/kg) |  | —— |  | ≤0.50 | —— |  | —— |  |
| 3 | 苯 (g/kg) |  | ≤0.05 |  | ≤0.05 | —— |  | —— |  |
| 4 | 甲苯+二甲苯+乙苯总和 (g/kg) |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 | —— |  | —— |  |
| 5 | 游离甲苯二异氰酸酯和游离六亚甲基二异氰酸酯总和 (g/kg) |  | ≤10 |  | —— | —— |  | —— |  |
| 6 | 多环芳烃（18种总和）b) (mg/kg） |  | —— |  | —— | ≤20 |  | ≤500 |  |
| 7 | 苯并[a]芘 (mg/kg） |  | —— |  | —— | ≤1.0 |  | ≤30 |  |
| 8 | 短链氯化石蜡(C10-C13) (g/kg) |  | ≤1.5 |  | —— | ≤1.5 |  | ≤1.5 |  |
| 9 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP､ BBP､ DEHP）总和(g/kg) |  | ≤1.0 |  | —— | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  |
| 10 | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP､ DINP､ DIDP）总和(g/kg) |  | ≤1.0 |  | —— | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  |
| 11 | 重金属(mg/kg) | 可溶性铅 | ≤50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 可溶性镉 | ≤10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 可溶性铬 | ≤10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 可溶性汞 | ≤2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 气味 | 气味等级/级 | —— | —— |  |  | ≤3 |  | —— |

注：a) 如产品规定了稀释比例或产品有双组份或多组分组成时，在测试游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和时，应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）含量，然后按产品明示的施工配比进行计算；其它检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定，如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量进行计算。

b) 多环芳烃18种总和包括：苯并[a]芘、苯并[e]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[k]荧蒽、屈、二苯并(a,h) 蒽、苯并[g,h,i]苝、茚并 (1,2,3-c,d) 芘、苊、苊烯、蒽、菲、芘、芴、荧蒽、萘。

1 有机类场地封闭及补平材料按对应的胶体主料指标控制有害物含量；

2 聚氨酯类面漆、聚脲胶体主料按照聚氨酯胶体主料的指标控制有害物质含量；

3 丙烯酸面漆按丙烯酸胶体主料的指标控制有害物含量。

4.1.2  用于人造草皮、预制卷材等产品粘结的胶粘剂有害物质含量应符合《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583的要求。

4.1.3 预制卷材、块材有害物质含量应符合表4.1.3的要求。

表4.1.3  预制卷材、块材有害物限量

| 序号 | 项 目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率[(mg/(m2·h)] |  | ≤5.0 |
| 2 | 苯释放率[mg/(m2·h)] |  | ≤0.1 |
| 3 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放率[mg/(m2·h)] |  | ≤1.0 |
| 4 | 二硫化碳释放率[mg/(m2·h)] |  | ≤7.0 |
| 5 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP､ BBP､ DEHP）总和(g/kg) |  | ≤1.0 |
| 6 | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP､ DINP､ DIDP）总和(g/kg) |  | ≤1.0 |
| 7 | 多环芳烃（18种总和）(mg/kg) |  | ≤50 |
| 8 | 苯并[a]芘(mg/kg) |  | ≤1.0 |
| 9 | 短链氯化石蜡(C10-C13) (g/kg) |  | ≤1.5 |
| 10 | 重金属(mg/kg) | 可溶性铅 | ≤50 |
| 11 |  | 可溶性镉 | ≤10 |
| 12 |  | 可溶性铬 | ≤10 |
| 13 |  | 可溶性汞 | ≤2 |
| 14 | 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |

4.1.4  人造草皮有害物质含量应符合表4.1.4的要求。

表4.1.4  人造草皮有害物限量

| 序号 | 项 目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率[(mg/(m2·h)] |  | ≤5.0 |
| 2 | 甲醛释放率[mg/(m2·h)] |  | ≤0.4 |
| 3 | 苯释放率[mg/(m2·h)] |  | ≤0.1 |
| 4 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放率[mg/(m2·h)] |  | ≤1.0 |
| 5 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP､ BBP､ DEHP）总和(g/kg) |  | ≤1.0 |
| 6 | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP､ DINP､ DIDP）总和(g/kg) |  | ≤1.0 |
| 7 | 多环芳烃（18种总和）(mg/kg) |  | ≤50 |
| 8 | 苯并[a]芘(mg/kg) |  | ≤1.0 |
| 9 | 重金属(mg/kg) | 可溶性铅 | ≤50 |
| 10 |  | 可溶性镉 | ≤10 |
| 11 |  | 可溶性铬 | ≤10 |
| 12 |  | 可溶性汞 | ≤2 |

### 4.2  原材料物理性能

4.2.1  预制卷材物理性能应符合表4.2.1的要求。

表4.2.1  预制卷材物理性能要求

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 跑道用 | 球场用 |
| 1 | 厚度（mm） |  | 任一点厚度≥标称值90% |  |
|  |  |  | 平均厚度≥标称值 |  |
| 2 | 拉伸强度（MPa） |  | ≥0.5 |  |
| 3 | 拉断伸长率（%） |  | ≥40 |  |
| 4 | 阻燃（mm） |  | 燃烧斑块直径≤50 |  |
| 5 | 无机填料含量（%） |  | ≤60 |  |
| 6 | 耐老化性能 | 拉伸强度（MPa） | ≥0.5 |  |
|  |  | 拉断伸长率（%） | ≥40 |  |
| 7 | 冲击吸收 （%） |  | 35~50 | 20~50 |
| 8 | 垂直变形 （mm） |  | 0.6~3.0 | 0.6~2.5 |
| 9 | 抗滑值/(BPN, 20℃） |  | ≥47 | 80~110 |

4.2.2  人造草皮理化和力学性能应符合表4.2.2的要求。

表4.2.2  人造草皮理化和力学性能要求

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草簇密度 | 纵向标称值允差（%） | ±2 |
|  |  | 横向标称值允差（%） | ±0.3 |
| 2 | 草丝高度 | 标称值允差（mm） | ±1 |
| 3 | 草丝拉断力a) | （开网丝）（N） | ≥60 |
| 4 |  | （单丝）（N） | ≥10 |
| 5 | 老化后草丝拉断力保留率a) | （开网丝）（%） | ≥80 |
| 6 |  | （单丝）（%） | ≥80 |
| 7 | 单簇草拔出力 （N）b) |  | ≥30 |
| 8 | 阻燃性（mm） |  | 中心到损毁边缘的最大距离≤50 |
| 9 | 耐酸性（试验时间48h） |  | 草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象 |
| 10 | 耐碱性（试验时间48h） |  | 草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象 |
| 11 | 底布拉断力(N/50mm） | 纵向 | ≥950 |
|  |  | 横向 | ≥750 |

注：a)草丝拉断力及其保留率仅检测草高大于等于30mm的单丝和开网丝，草高小于30mm的不检测，卷曲丝的不检测；

b)单簇草丝拔出力仅检测草高大于等于20mm的草皮，草高小于20mm的不检测。

4.2.3  暴露型合成材料颗粒中高聚物总量应大于等于20%。

### 4.3  面层有害物质限量

4.3.1  现浇型合成材料面层有害物质含量应符合表4.3.1的要求。

表4.3.1  现浇型合成材料场地面层有害物质限量

| 序号 | 项 目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非渗水型 | 渗水型 |
| 1 | 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 [(mg/(m2·h)] |  | ≤5.0 |  |
| 2 | 甲醛释放率[(mg/(m2·h)] a) |  | ≤0.4 |  |
| 3 | 苯释放率[mg/(m2·h)] |  | ≤0.1 |  |
| 4 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放率[mg/(m2·h)] |  | ≤1.0 |  |
| 5 | 二硫化碳释放率[mg/(m2·h)] |  | ≤7.0 |  |
| 6 | 游离甲苯二异氰酸酯和游离六亚甲基二异氰酸酯总和 (g/kg) |  | ≤0.20 |  |
| 7 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯(g/kg) |  | ≤1.0 |  |
| 8 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP､ BBP､ DEHP）总和(g/kg) |  | ≤1.0 |  |
| 9 | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP､ DINP､ DIDP）总和(g/kg) |  | ≤1.0 |  |
| 10 | 多环芳烃（18种总和）(mg/kg） | 表层5mm以内 | ≤20 |  |
|  |  | 面层整体 | ≤200 | ≤50 |
| 11 | 苯并[a]芘 (mg/kg） | 表层5mm以内 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  |  | 面层整体 | ≤20 |  |
| 12 | 短链氯化石蜡((C10-C13）(g/kg) |  | ≤1.5 |  |
| 13 | 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MOCA) (g/kg) |  | ≤1.0 |  |
| 14 | 重金属 (mg/kg) | 可溶性铅 | ≤50 |  |
| 15 |  | 可溶性镉 | ≤10 |  |
| 16 |  | 可溶性铬 | ≤10 |  |
| 17 |  | 可溶性汞 | ≤2 |  |

注：a）丙烯酸面层做甲醛释放率检测。

4.3.2  室内合成材料运动场地环境质量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325中甲醛、苯、TVOC的相关要求。

4.3.3  合成材料面层空气气味评定等级应不大于3级。

### 4.4  面层物理性能

4.4.1  合成材料跑道面层物理性能应符合表4.4.1的要求。

表4.4.1  合成材料跑道面层物理性能

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | 最小厚度（mm） | ≥10 |
|  |  | 低于设计值10%的点数占总测点比例（%） | ≤10 |
|  |  | 平均厚度（mm） | ≥13 |
| 2 | 拉伸强度 （MPa） |  | ≥0.5 |
| 3 | 拉断伸长率（%） |  | ≥40 |
| 4 | 阻燃 （mm） |  | 燃烧斑块直径≤50 |
| 5 | 耐老化性能（500h） | 拉伸强度 （MPa） | ≥0.5 |
|  |  | 拉断伸长率（%） | ≥40 |
| 6 | 冲击吸收 （%） |  | 35~50 |
| 7 | 垂直变形 （mm） |  | 0.6~3.0 |
| 8 | 抗滑值/(BPN, 20℃） |  | ≥47 |

注：田径场地中跑道外其他区域根据设计要求参照执行。

4.4.2  合成材料球场面层物理性能应符合表4.4.2的要求。

表4.4.2  合成材料球场面层a）物理性能

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | 平均厚度（mm） | ≥8 |
|  |  | 低于设计值10%的点数占总测点比例（%） | ≤10 |
| 2 | 拉伸强度 (MPa) |  | ≥0.5 |
| 3 | 拉断伸长率 （%） |  | ≥40 |
| 4 | 阻燃 （mm） |  | 燃烧斑块直径≤50 |
| 5 | 耐老化性能 | 拉伸强度 (MPa) | ≥0.5 |
|  |  | 拉断伸长率（%） | ≥40 |
| 6 | 冲击吸收（%） |  | 20~50 |
| 7 | 垂直变形（mm） |  | 0.6~3.0 |
| 8 | 抗滑值/(BPN, 20℃） |  | 80~110 |

注：a 不含丙烯酸涂层运动场地面层

4.4.3  人造草面层物理性能应符合表4.4.3的要求。

表4.4.3  人造草面层物理性能

| 序号 | 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收（%） | 45～60 |
| 2 | 垂直变形（mm） | 2.5～7.0 |

4.4.4  合成材料跑道和合成材料球场面层无机填料含量质量百分比应不大于60%。

## 5  施工管理

### 5.1  一般规定

5.1.1  施工单位应按工程设计图纸施工，不得擅自修改工程设计,如有变更须经原设计单位同意并确认。

5.1.2  施工单位应按照工程设计要求、本标准和合同的约定，对材料进行检验，合格后方可使用。

5.1.3  施工前，应编制施工组织设计或施工方案。

5.1.4  施工单位应建立各道工序的自检、互检和专职人员检验制度，并应有完整的施工检查记录。

5.1.5  施工单位应对材料的选购，进场前的检验，施工过程中的工艺控制等质量要素进行严格控制。

5.1.6  各种原料配合比应于施工前试配确定，一经确定后则必须按配合比计量施工，任何人员不得随意调整。

5.1.7  现浇型面层施工前，宜按配方及施工工艺制作样板，施工时以样板作为标准进行施工。

### 5.2  施工前准备

5.2.1  设计和施工单位应对合成材料运动场地面层设计图纸进行会审和技术交底。

5.2.2  施工单位应取得必要的施工许可手续。

5.2.3  施工单位应勘察现场，收集天气信息，合理安排施工进度。

5.2.4  应设置工地临时办公室和临时材料堆场，围挡施工现场。

5.2.5  施工单位应落实机械机具和材料的供应，调配施工力量。

### 5.3  安全文明施工措施

5.3.1  施工单位应组织人员进行安全生产教育。

5.3.2  所有物料机具应按施工总平面布置图所确定的区域整齐堆放，并在显眼处进行标识，临设料房和机具要做好防潮、防漏、防火工作。

5.3.3  现场使用的易挥发溶剂的管理应符合国家有关管理规定。

5.3.4  施工人员应佩戴必要的防护用具。

5.3.5  施工期间应避免或减少对周边环境的影响。

5.3.6  施工完成后，应对现场全面清理，做到文明施工，文明撤离。

## 6  跑道面层施工

### 6.1  一般规定

6.1.1  跑道面层施工时，施工环境温度宜大于15℃。五级风及以上、雨天和雨后场地潮湿的环境条件下，不应进行面层施工。

6.1.2  应配备满足施工要求的机械设备。

6.1.3  施工配料、搅拌场地应平整、干净。

### 6.2  基层要求

6.2.1  基层应养护28d以上。

6.2.2  基层表面应清洁干燥，不得有油污，不应有车辙、硬结、凹沉、龟裂或开口等。混凝土基层应压光拉毛，伸缩缝要清洗干净。

6.2.3  场地应有良好的排水性能，基层平整度、坡度应符合设计要求。对于既有基础场地，场地平整度不符合要求的，应进行积水检查，标注出积水区域，用填补材料补平，如有凸起的地方用打磨机打磨平整；

6.2.4  沥青混凝土基层压实度应不低于95%，水泥混凝土基层强度应不低于C25。

### 6.3  材料储存

6.3.1  施工现场应设专门场地存放进场材料。

6.3.2  不同品种材料应分别存放，并进行标识，标识内容应包括品种和使用时限等。

6.3.3  材料堆放场地应做好防雨措施。

### 6.4  混合型跑道

6.4.1  混合型跑道施工宜按下列顺序进行：

1 铺设隔离层（必要时）；

2 底胶层施工；

3 面胶层施工；

4 划线。

6.4.2  铺设底胶层时，应将胶体主料与填充颗粒按比例搅拌，摊铺在基层上，其厚度应符合设计要求。

6.4.3  面胶层铺设按施工工艺分为撒颗粒工艺、喷涂工艺和自结纹工艺等，其施工工艺宜符合下列规定:

1 撒颗粒工艺：胶体主料涂在底胶层上，随即撒上防滑颗粒，也可再在防滑颗粒上刷防护胶；

2 喷涂工艺：胶体主料与防滑颗粒按一定比例搅拌后，均匀喷涂在底胶层上。

3 自结纹工艺：胶体主料按一定比例搅拌后，均匀喷涂在底胶层上，经过化学反应，生成凹凸均匀的纹理。

### 6.5  渗水型跑道

6.5.1  渗水型跑道面层施工宜按下列顺序进行：

1 涂刷底胶；

2 铺设填充颗粒底胶层；

3 喷涂防滑颗粒面胶层；

4 划线。

6.5.2  铺设渗水型合成材料跑道面层宜符合下列规定:

1 底胶层采用胶体主料和填充颗粒按一定比例搅拌均匀后，用摊铺机摊铺在基层上；

2 面胶层应采用面层胶液与防滑颗粒按一定比例搅拌后，均匀喷涂在底胶层。

### 6.6  预制型跑道

6.6.1  预制型跑道面层施工宜按下列顺序进行：

1 刮涂胶粘剂层；

2 铺设预制卷材；

3 划线。

6.6.2  预制型面层施工质量宜符合下列规定：

1 涂刮胶粘层时，厚度要均匀，避免出现堆积过厚的部位；

2 面层施工应确保不出现空鼓现象，接头应平顺，不应出现台阶式凹凸。

### 6.7  施工检验

6.7.1  施工单位应对面层颜色、平整度、厚度、规则线位等进行施工检验，对不符合的项目进行整改。施工自检记录参照附录B。

6.7.2  自检符合设计要求后，施工单位应整理资料和记录，向建设单位提出验收申请。

## 7  球场面层施工

### 7.1  一般规定

7.1.1  施工环境温度宜大于15℃，五级风及以上、雨天和雨后场地潮湿的环境条件下，不应进行面层施工。

7.1.2  应配备满足施工要求的机械设备。

7.1.3  应清理施工、配料、搅拌场地，保持配料场地及周围平整、干净。

7.1.4  预制型面层球场应符合本标准6.6的要求。

7.1.5  基层要求应符合本标准6.2的要求。

7.1.6  材料储存应符合本标准6.3的要求。

7.1.7  施工检验应符合本标准6.7的要求。

### 7.2  丙烯酸面层球场

7.2.1  丙烯酸面层分弹性和非弹性面层，施工宜按下列顺序进行：

1 刮涂隔离层（必要时）；

2 刮涂底层；

3 刮涂中间层；

4 对于弹性面层，刮涂弹性层；

5 刮涂防滑层；

6 刮涂饰面层；

7 划线。

7.2.2  丙烯酸面层施工宜符合下列规定：

1 底层施工时，应在强化沥青填充剂拌合砂、水后，铺涂两遍并应找平地面；

2 中间层施工时，应在丙烯酸强化填充剂拌合砂、水后，进行分层刮涂；

3 弹性层施工时，应将丙烯酸胶粘剂与填充颗粒按比例混合，分层刮涂到规定厚度；

4 防滑层施工时，应在丙烯酸色料浓缩物石英砂和水搅拌后，进行分层刮涂；

5 饰面层施工时，应用丙烯酸色料浓缩物加水搅拌后，进行分层刮涂。

### 7.3  聚氨酯面层球场

7.3.1  聚氨酯面层球场施工宜按下列顺序进行：

1 铺设隔离层（必要时）；

2 铺设聚氨酯底胶层；

3 铺设聚氨酯面胶层；

4 涂刷聚氨酯面漆；

5 划线。

7.3.2  聚氨酯面层施工宜符合下列规定：

1 配料时，应按产品工艺配比均匀搅拌；

2 铺设隔离层时，应避免出现气泡；

3 铺设弹性聚氨酯底胶层、弹性聚氨酯面胶层、弹性聚氨酯面漆时应先检查前一层平整度，待前一层干透、稳固后均匀由内向外摊铺；

4 铺设弹性聚氨酯面层时应用带式带砂纸的打磨机在场地内来回打磨，做到面层的平整；

5 试水找平，将水浇在打磨好的场地上，检查是否有积水区域，如有积水就标注出积水区域，用搅拌好的底料填平；

6 铺涂弹性聚氨酯面漆，将聚氨酯面漆和止滑粉（二氧化硅等）按一定比例均匀搅拌后，用滚筒或喷涂方式涂在已做好的场地上；

7 收边部位应进行修整，修边人员应随时检查厚度、平整度。

7.3.3  硅改性聚氨酯面层施工参照本节的要求执行。1试水找平，将水浇在打磨好的场地上，检查是否有积水区域，如有积水就标注出积水区域，用搅拌好的补平料填平；如有凸起的地方用打磨机打磨平整。
  2 涂铺隔离层时，应避免出现气泡；
  3胶粘剂层配料时，应按产品工艺配比均匀搅拌；刮涂胶黏剂层时，要厚度均匀，避免出现任何堆积过厚的地方；
  4 预制型合成材料跑道接缝处处理要保证粘接力度，避免出现接缝开裂的情况。
  5 根据设计要求用划线漆划线。
  6 预制橡胶跑道卷材在任何弯曲、对折的情况下，不应存在开裂或龟裂的现象；
  7 铺装完毕，面层应无分层或空鼓现象，接缝应平顺，无缝隙、接缝部位不应出现台阶式凹凸。
  8 根根据设计要求用划线漆划线。

### 7.4  聚脲面层球场

7.4.1  聚脲面层球场施工宜按下列顺序进行：

1 涂覆隔离层（必要时）；

2 涂覆中间构造层；

3 涂覆面层；

4 涂覆面漆；

5 划线。

7.4.2  聚脲弹性体面层球场施工宜符合下列规定：

1 基层构造层施工时，应在强化沥青填充剂拌合砂、水后，铺涂二遍并应补裂、找平；

2 底涂采用专业底漆，滚涂方式施工，涂层应均匀、无漏涂。小桶配漆，现配现用；

3 中间构造层应在底漆施工后24～48h内进行，现场应分层刮涂，在每一层刮涂完毕后，马上进行检查，找到缺陷并进行处理；

4 饰面层的施工应在聚脲刮涂完12h后进行，施工前应确保基面清洁干燥；

5 面漆采用刷涂或滚涂施工。

## 8  人造草面层施工

### 8.1  一般规定

8.1.1  五级风及以上、雨天和雨后场地潮湿的环境条件下，不应进行面层施工。

8.1.2  草皮粘接环境温度宜在15℃以上。

8.1.3  应配备满足施工要求的机械设备。

8.1.4  基层要求应符合本标准6.2的要求。

8.1.5  材料储存应符合本标准6.3的要求。

8.1.6  施工检验应符合本标准6.7的要求。

### 8.2  施工工艺

8.2.1  人造草面层面层施工宜按下列顺序进行:

1 基层清理、平整；

2 铺设草皮；

3 复核点位线；

4 填充型场地铺装填充物。

8.2.2  人造草面层铺面宜符合下列规定：

1 应进行放线定位，放线定位准确，功能线标注平直清晰；

2 根据场地定位线码放草卷、推铺草皮，确保边线不弯曲，草面无起拱褶皱；

3 草皮摊铺后应进行醒草，草丝伸直率应大于95%；

4 应使用专用裁剪刀平齐地裁剪掉多余的底布，不得裁到草苗，接缝间隙不能大于3mm。

8.2.3  人造草皮粘接宜符合下列规定：

1 粘接前，需清洁草皮底面、连接带，确保表面干燥无水份；

2 将专用胶水分别涂刷在草皮接缝处底部及连接带上，待胶水晾至快干时进行粘结，并用橡皮锤锤击，达到接缝处无缺陷、无脱胶，不允许有凸台现象；

3 铺贴完成后应养护不少于3d，在养护期间要密切注意保养，避免曝晒、水浸、移动。

8.2.4  对安装点位线进行复核，检查所有粘接位置是否粘结紧密。

8.2.5  对填充型场地，填充过程宜符合以下规定：

1 使用专业填充设备均匀铺撒指定规格的沙粒，并使用硬质毛刷来回铺刷以保证沙粒充分落实，露出的草苗整齐且高度一致，确保平整度；

2 根据实际产品设计规格填充胶粒，并使用硬质毛刷梳理、平整胶粒填充层，保证填充物之上露出的草苗竖直站立，高度一致。人造草露出填充物高度应不大于10mm；

3 使用草皮专用胶水将草皮与周边混凝土基层粘接牢固。

## 9  检测与验收

### 9.1  一般规定

9.1.1  合成材料面层所用材料进场应进行验收，施工单位应提供材料合格证明、说明书和一年内的型式检测报告等质量证明文件，型式检测报告中应包含第4章规定的全部参数，型式检验报告中未包含的项目，进场检测时必须进行检测。

9.1.2  合成材料面层工程应在建设单位或监理单位见证下对材料进行进场检测及对面层进行质量检测，检测应由有资质的第三方检测机构承担。

9.1.3  合成材料面层应在施工完毕14d后进行物理性能、有害物质含量检测以及气味等级评定，场地检测合格方能投入使用。

### 9.2  材料进场检测

9.2.1  胶体主料，预制卷材、块材，人造草皮，颗粒等材料有害物质进场检测项目应符合表9.2.1的要求。

表9.2.1  合成材料场地面层材料有害物质进场检测项目

| 序号 | 项 目 |  | 聚氨酯胶体主料 | 丙烯酸胶体主料 | 预制卷材、块材 | 人造草皮 | 暴露型 颗粒 | 封闭型颗粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 2 | 苯释放率 |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放率 |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 4 | 二硫化碳释放率 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 挥发物含量 |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 6 | 游离甲醛/甲醛释放率 |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 7 | 苯 |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 8 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 9 | 游离甲苯二异氰酸酯 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 10 | 多环芳烃（18种总和） |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 苯并[a]芘 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 短链氯化石蜡(C10-C13) |  | √ |  | √ |  | √ | √ |
| 13 | 3种邻苯二甲酸酯类 （DBP､ BBP､ DEHP） |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 3种邻苯二甲酸酯类 （DNOP、DINP、DIDP） |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 重金属 | 可溶性铅 |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 16 |  | 可溶性镉 |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 17 |  | 可溶性铬 |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 18 |  | 可溶性汞 |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 气味 |  |  |  |  |  | √ |  |

注：面漆、有机类场地封底、补平用料检测项目参照9.2.1中对应胶体主料的要求。

9.2.2  用于人造草皮、预制卷材等产品粘结的溶剂型胶粘剂中有害物质含量进场检测项目应符合表9.2.2-1的要求，水基型胶粘剂中有害物质含量进场检测项目应符合表9.2.2-2的要求。

表9.2.2-1溶剂型胶粘剂中有害物检测项目

| 序号 | 项目 | 氯丁橡胶胶粘剂 | SBS胶粘剂 | 聚氨酯类胶粘剂 | 其他胶粘剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | √ | √ |  |  |
| 2 | 苯 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 游离甲苯二异氰酸酯 |  |  | √ |  |
| 5 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | √ | √ | √ | √ |

表9.2.2-2水基型胶粘剂中有害物检测项目

| 序号 | 项目 | 缩甲醛类胶粘剂 | 聚乙酸乙烯酯胶粘剂 | 橡胶类胶粘剂 | 聚氨酯类胶粘剂 | 其他胶粘剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | √ | √ | √ |  | √ |
| 2 | 苯 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | √ | √ | √ | √ | √ |

9.2.3 预制卷材、块材物理性能进场检测项目应符合表9.2.3的要求。

表9.2.3 预制卷材、块材物理性能进场检测项目

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 厚度 |
| 2 | 拉伸强度 |
| 3 | 拉断伸长率 |
| 4 | 阻燃 |
| 5 | 冲击吸收 |
| 6 | 垂直变形 |
| 7 | 抗滑值 |
| 8 | 无机填料含量 |

9.2.4 人造草皮物理性能进场检测项目应符合表9.2.4要求。

表9.2.4 人造草皮物理力学性能进场检测项目

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 草簇密度 |  |
| 2 | 草丝高度 |  |
| 3 | 草丝拉断力（开网丝） |  |
| 4 | 草丝拉断力（单丝） |  |
| 5 | 单簇草拔出力 |  |
| 6 | 底布拉断力 | 纵向 |
|  |  | 横向 |

9.2.5 暴露型合成材料颗粒应进行高聚物总量检测。

### 9.3  面层质量检测

9.3.1  现浇型面层物理性能检测项目应符合表9.3.1规定的要求。

表9.3.1  现浇型面层物理性能检测项目

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 厚度 |
| 2 | 拉伸强度 |
| 3 | 拉断伸长率 |
| 4 | 阻燃 |
| 5 | 冲击吸收 |
| 6 | 垂直变形 |
| 7 | 抗滑值 |
| 8 | 无机填料含量 |

注：不含专业比赛用丙烯酸涂层场地。

9.3.2  人造草面层物理性能应进行冲击吸收、垂直变形检测。

9.3.3  现浇型面层有害物质含量检测项目应符合表9.3.3的要求。

表9.3.3  现浇型面层有害物质检测项目

| 序号 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 |  |
| 2 | 甲醛释放率a) |  |
| 3 | 苯释放率 |  |
| 4 | 甲苯、二甲苯总和释放率 |  |
| 5 | 二硫化碳释放率 |  |
| 6 | 游离甲苯二异氰酸酯和游离六亚甲基二异氰酸酯总和 |  |
| 7 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 |  |
| 8 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP､ BBP､ DEHP） |  |
| 9 | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP） |  |
| 10 | 多环芳烃（18种总和） |  |
| 11 | 苯并[a]芘 |  |
| 12 | 短链氯化石蜡(C10-C13） |  |
| 13 | 3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷 (MOCA) |  |
| 14 | 重金属 | 可溶性铅 |
| 15 |  | 可溶性镉 |
| 16 |  | 可溶性铬 |
| 17 |  | 可溶性汞 |

注：a) 丙烯酸面层做甲醛释放率检测。

9.3.4  室内合成材料运动场地空气质量应检测甲醛、苯、TVOC。

9.3.5  合成材料面层应进行气味等级评定。

### 9.4  抽样及判定

9.4.1  进场材料应按批次进行有见证检测，同一厂家生产，同一施工场地，同一时间进场的同一种材料为一个检验批。

9.4.2  施工完成后的场地面层应按面积划分检验批次。厚度测点数量应符合表9.4.2-1规定，其它检测项目抽样数量应符合表9.4.2-2规定。

表9.4.2-1 现浇型面层厚度检测抽样规则

| 功能区面积S(㎡) | 抽样数量(点) |
| --- | --- |
| S≤300 | 12 |
| 300＜S≤600 | 30 |
| 600＜S≤1500 | 45 |
| S＞1500 | 90 |

表9.4.2-2 面层其他检测项目抽样规则

| 场地面积S(㎡) | 抽样数量(点) | 样品规格（试验室检测） |
| --- | --- | --- |
| S≤4000 | ≥2 | 每个测点取不小于300mm×400mm两块（有害物和物理性能检测各一块） |
| 4000＜S≤8000 | ≥3 |  |
| S＞8000 | ≥4 |  |

9.4.3 面层物理性能、有害物限量检测应符合以下要求：

1 现浇型跑道厚度应在现场检测；

2 其他物理性能应送试验室检测，当对冲击吸收、垂直变形、抗滑值结论有争议时应进行现场检测；

3 有害物质含量应送试验室检测；

4 气味评定宜采用气味评定现场法进行检测，当各方对评定结果有争议时，应委托有资质的检测机构按仲裁法检测。

9.4.4 试验室检测样品宜在施工现场平行制作，有争议时，样品在现场成品面层割取。平行样的制作应根据抽样数量按施工进度依次制作。

9.4.5 面层各项目检测结果评定应符合以下要求：

1 现浇型面层厚度结果应按表4.4.2或4.4.3进行评定；

2 气味评定应以各测点中最差评定等级作为该项目综合气味评定等级；

3 其他检测项目结果应取各测点算术平均值。

9.4.6 材料进场检测项目全部合格判定为材料合格。

9.4.7 面层质量合格判定应符合以下要求：

1 物理性能项目检测结果应全部合格；

2 气味评定等级应合格，当场地环境受周边条件影响无法评定等级时，以仲裁法检测结果为准；

3其他有害物含量检测结果应全部合格。

### 9.5  质量验收

9.5.1  合成材料面层工程质量施工验收应符合下列规定：

1 工程质量应符合设计文件的要求；

2 工程质量验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行；

3 承担见证取样检测单位应具有相应资质；

4 工程的观感质量应有验收人员通过现场检查，并应共同确认。

9.5.2  工程质量验收时应检查下列文件和记录：

1 工程施工图、设计说明及其他设计文件；

2 施工方案；

3 材料的合格证明、型式检测报告、进场验收记录和进场复验报告；

4 分项工程的验收记录；

5 施工记录；

6 面层质量检测报告。

9.5.3  现场检测验收内容与要求应符合下列规定：

1 面层的平整度、厚度、点位线应符合设计要求；

2 面层的外观无气泡、裂痕或脱层现象，接缝须平直、无明显痕迹；

3 面层与基层的粘接应牢固，无脱胶和凹凸现象；

4 面层的色泽应均匀一致，符合设计要求；

5 标志线平直、均匀、无虚边。

9.5.4  对面层做出现场评价，对存在问题的场地提出整改建议。

### 9.6  不合格面层处理

9.6.1  当面层物理性能检测结果不满足要求时，应进行整改，直至合格。

9.6.2  当重金属、3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷 (MOCA)、多环芳烃、苯并[a]芘、短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类等有害物质含量不符合要求时，应作更换或拆除处理。

9.6.3  当有害物释放率、游离甲苯二异氰酸酯和游离六亚甲基二异氰酸酯总和、游离二苯基甲烷二异氰酸酯等参数不符合要求时，应在1个月后进行复检，复检仍不符合要求，应作更换或拆除处理。

9.6.4  气味评定不合格时，应进一步原因分析并进行整改，若1个月后气味评定仍不达标，应作更换或拆除处理。

### 9.7  试验方法

9.7.1  挥发物含量应按下列方法进行：

1 胶体主料、胶粘剂按《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583的方法进行试验；

2 暴露型颗粒、封闭型颗粒按本标准附录C的方法进行试验。

9.7.2  现浇型面层、预制卷材、人造草皮的总挥发性有机化合物（TVOC）释放率、甲醛释放率、苯释放率、（甲苯、二甲苯和乙苯总和）释放率、二硫化碳释放率应并应符合以下要求：

1 舱内空气采样及分析方法见表9.7.2；

表9.7.2 环境测试舱内空气采样及分析方法

| 序号 | 有害物质 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 本标准附录E |
| 2 | 苯 | 本标准附录E |
| 3 | 甲苯、二甲苯总和 | 本标准附录E |
| 4 | 甲醛 | GB/T 18204.2 |
| 5 | 二硫化碳 | 本标准附录E |

2 除人造草皮外，样品应使用不释放甲醛和VOC的胶带封边封底；

3 环境舱体积宜为50L～1000L。

9.7.3  丙烯酸胶体主料、胶粘剂的游离甲醛应按《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583的方法进行试验。

9.7.4  苯、甲苯+二甲苯总和按《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583的方法进行试验，固体材料前处理方法见本标准附录D。

9.7.5  游离甲苯二异氰酸酯和游离六亚甲基二异氰酸酯总和按《色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》GB/T 18446的方法进行试验，固体材料的前处理方法见本标准附录D。

9.7.6  邻苯二甲酸酯类按《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018附录A的方法进行试验。

9.7.7  多环芳烃（18种总和）按《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018附录B的方法进行试验。

9.7.8  短链氯化石蜡按《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018附录G的方法进行试验。

9.7.9  3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷(MOCA)含量按《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018附录H的方法进行试验。

9.7.10  可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）含量的前处理方法按本标准附录D进行，分析方法按《涂料中可溶性有害元素含量的测定》GB/T 23991中的规定进行。

9.7.11  预制卷材、块材厚度按《高分子防水材料 第1部分：片材》GB 18173.1的方法进行试验。对于有面纹和底格的产品，检测时应量取面纹最高点和底格最低点之间的距离。

9.7.12  合成材料跑道面层厚度按《体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地》GB/T 22517.6的方法进行试验，测点应在所测功能区内均匀布置，检测设备采用分辨率1mm的三针测厚仪。

9.7.13  合成材料球场面层厚度按《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018附录C的方法进行试验，测点应在所测功能区内均匀布置，检测设备采用分辨率1mm的三针测厚仪。

9.7.14  预制卷材、现浇型面层拉伸强度、拉断伸长率按GB/T 10654的方法进行试验，拉伸速率采用（100±10）mm/min，平行测定的两个结果之差，拉伸强度不大于0.1MPa，拉断伸长率不大于10%。

9.7.15  现浇型面层和预制卷材、块材阻燃性能按《合成材料跑道面层》GB/T 14833的方法进行试验。

9.7.16  人造草皮草簇密度、草丝高度、草丝拉断力、底布拉断力、耐酸性、耐碱性按《体育用人造草》GB/T 20394的方法进行试验。

9.7.17  人造草单簇草拔出力按《地毯绒簇拔出力的试验方法》QB/T 1090方法进行。

9.7.18  人造草阻燃性按《地毯燃烧性能 室温片剂试验方法》GB/T 11049-2008中第6章方法进行试验，截取230mm×230mm体育用人造草试样3块，填充适量石英砂和胶粒（石英砂和胶粒的体积比例为1:1），确保填充后外露草丝的高度为10mm,测量每块试样的中心到损毁边缘的最大距离，结果取3块中的最大值表示。

9.7.19  合成材料面层无机填料含量按照《橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法》GB/T 4498.1的方法进行试验。

9.7.20  暴露型合成材料高聚物含量测定按《橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶》GB/T 14837.1和《橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分：丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶》GB/T 14837.2的规定进行。

9.7.21  现浇型面层和预制卷材、块材、人造草耐老化性能按《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分氙弧灯》GB/T 16422.2-2014的规定进行氙灯辐照试验，试验条件为方法A、循环序号1，试验500h后，按本标准9.7.13的规定的方法测定拉伸强度、拉断伸长率。按本标准9.7.15规定的方法检测草丝拉断力。

9.7.22  合成材料面层冲击吸收按《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246附录D的方法进行试验。

9.7.23  合成材料面层垂直变形按《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246附录E的方法进行试验。实验室检测环境温度应控制在（23±2）℃。

9.7.24  跑道面层和球场面层抗滑值实验室检测按《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246附录E的方法进行，现场检测应按照《公路路基路面现场测试规程》JTG E60 T 0964的方法进行。跑道测试时应保持表面湿润、不积水，球场测试时应保持表面干燥。实验室检测环境温度应控制在（23±2）℃。

9.7.25  预制卷材和暴露型颗粒气味评定应采用气味评定实验室法。

9.7.26  气味评定现场法按本标准附录G进行。

9.7.27  气味评定实验室法按《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246附录J的方法进行。

## 附录A  合成材料场地管理及保养主要内容

A.0.1  合成材料场地使用管理应符合以下规定：

1 使用单位宜在运动场入口设置明示使用注意事项和限制使用告知标识。

2 禁止各种机动车辆和重型机械进入场地，禁止携带易爆、易燃和腐蚀性物品入内；

3 不得穿钉鞋踩踏人造草面层；

4 不得在合成材料场地上长期堆放重物；

5 保持场内的清洁卫生，严禁吸烟、吃口香糖及携带含糖类有色饮料或食品入内。

A.0.2  跑道、球场面层保养应符合以下要求：

1 有污秽应随时清洗，应定期清扫砂、树叶、垃圾等，每季度应整体洗刷一次；

2 有污渍宜用水冲洗；

3 各种标志及线，应保持清晰、醒目。有褪色时，应重新描画；

4 场地面层在发生断裂、脱层时，应及时修补。

A.0.3  人造草面层的养护应符合下列规定：

1 应定期养护，时间间隔不应超过1个月；

2 应保持清洁，及时清理杂物、污渍、油渍；

3 炎热、干燥天气要定期洒水；

4 草坪发生损坏时，应及时修补。

## 附录B  施工质量自检记录

B.1现浇型合成材料跑道面层施工质量自检记录

施工单位：                                                                                                        合同号：

监理单位：                                                                                                        编号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 工程面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 施工时间 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容、部位及施工方法 |  |  |  |
| 1、 | 底胶层施工 | ___________跑道面层的底层，根据图纸施工，符合标准要求，底胶层涂胶均匀，边沿整齐，按照放线施工，厚度及施工区域符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 2、 | 面胶层施工 | ___________跑道面层的面胶层，根据图纸施工，符合标准要求，面胶层铺设均匀，颗粒分布均匀，厚度、颜色符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 3、 | 划线施工 | ___________跑道面层的划线，根据图纸施工，符合标准要求，划线清晰，尺寸符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 结论： 测量： 记录： 质检负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

B.2预制型合成材料跑道面层施工质量自检记录

施工单位：                                                                                                        合同号：

监理单位：                                                                                                        编号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 工程面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 施工时间 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容、部位及施工方法 |  |  |  |
| 1、 | 涂胶施工 | ___________跑道面层的涂胶层，根据图纸施工，符合标准要求，涂胶层均匀，施工区域符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 2、 | 面层铺设 | ___________跑道面层的面胶层，根据图纸施工，符合标准要求，面层铺设整齐，无分层、空鼓现象；接缝平顺，无缝隙、接缝部位不应出现台阶式凹凸；厚度、颜色符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 3、 | 划线施工 | ___________跑道面层的划线，根据图纸施工，符合标准要求，划线清晰，尺寸符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 结论： 测量： 记录： 质检负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

B.3合成材料球场面层施工质量自检记录

施工单位：                                                                                                        合同号：

监理单位：                                                                                                        编号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 工程面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 施工时间 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容、部位及施工方法 |  |  |  |
| 1、 | 底胶层施工 | ___________球场面层的底层，根据图纸施工，符合标准要求，底胶层涂胶均匀，按照放线施工，厚度及施工区域符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 2、 | 面胶层施工 | __________ 跑道面层的面胶层，根据图纸施工，符合标准要求，面胶层铺设均匀，面漆均匀铺设，厚度、颜色符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 3、 | 划线施工 | ___________跑道面层的划线，根据图纸施工，符合标准要求，划线清晰，各功能性、点位线宽度尺寸及定位准确，功能区大小符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 结论： 测量： 记录： 质检负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

B.4人造草面层施工质量自检记录

施工单位：                                                                                                        合同号：

监理单位：                                                                                                        编号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 工程面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 施工时间 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容、部位及施工方法 |  |  |  |
| 1、 | 草坪铺设粘接及镶嵌功能线 | ___________人造草面层铺设粘接及镶嵌功能线，按照图纸施工，满足标准要求，两幅草皮接缝线条应平直，粘接紧凑不开胶，无明显接头；各功能性、点位线宽度尺寸及定位准确，功能区大小符合验收标准。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 2、 | 填注硅砂（石英砂） | ___________人造草面层的面层硅砂，按照图纸施工，满足标准要求，在粘接完成的草坪上每平方米注入___________公斤___________目的硅砂（石英砂），要求平整均匀。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 3、 | 填注颗粒 | ___________人造草面层的颗粒填注，按照图纸施工，满足标准要求，人造草面层每平方米注___________mm颗粒___________kg，填注均匀。 |  |  |  |
|  |  | 图示及说明： |  |  |  |
| 结论： 测量： 记录： 质检负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

## 附录C  颗粒挥发物含量的测定

C.0.1 仪器和设备：电热鼓风干燥箱，分析天平（感量0.0001g）。

C.0.2 现场取样时，对不同粒径的颗粒应按使用比例混合，随机取样不少于2kg。取经四分法缩分后的颗粒试样约50g，放置在（23±2）℃，（50±5）%RH环境条件下进行24h状态调节。

C.0.3 用分析天平称量样品10g，精确至0.0001g。

C.0.4 调节电热鼓风干燥箱至100℃±2℃，将试样水平置于金属网或多孔板上，试样间隔至少25mm，鼓风以保持空气循环。试样不能受加热元件的直接辐射。

C.0.5 6h±10min后取出试样，将试样在（23±2）℃，（50±5）%RH环境条件下放置24h后称量（精确至0.0001g）。

C.0.6 按如下公式计算挥发物含量：

（C.0.6）

式中： X—— 挥发物含量（%）；

m1——试样试验前的质量（g）；

m2——试样试验后的质量（g）。

C.0.7 结果表示：以3个试样的算术平均值表示，保留2位有效数字。

## 附录D  材料有害物检测前处理方法

D.0.1  对于固态可溶性重金属材料，将样品加工用冷冻研磨或不致产生热量的其它加工方式粉碎，至选取粒径在0.85mm~1.40mm（20目~40目）之间的的细小颗粒，准确称取粉碎后的样品0.5g（精确至0.0001g），加入25mL 0.07mol/L盐酸溶液混合，搅拌1min，测其酸度，如pH＞1.5，逐渐滴加浓度为2mol/L盐酸溶液并摇匀，使pH在1.0~1.5之间。在室温下连续搅拌混合液1h，立刻用定量滤纸过滤并洗涤，用1%AgNO3溶液检验至无氯离子，然后准确定容，将溶液避光保存，应在4h内完成测试。若4h内无法完成测试，则使用1mol/L的盐酸溶液25mL对样品进行处理，处理方法同上。

D.0.2  对液态可溶性重金属材料（聚氨酯胶体主料、丙烯酸胶体主料），必须按实际使用情况提供固化剂，将待测样品按规定的比例混合各组分样品，搅拌均匀后，在玻璃板或聚四氟乙烯板（需用1:1的硝酸溶液浸泡24h，然后用水清洗并干燥）上制备厚度适宜的涂膜。在（60±2）℃下烘至恒重（前后两次称量质量小于0.0005g）后取下涂膜，将样品加工用冷冻研磨或不致产生热量的其它加工方式粉碎，至选取粒径在0.85mm~1.40mm（20目~40目）之间的的细小颗粒后待处理。

## 附录E  有害物质释放量的测试 小型环境测试舱法

### E.1 原理、试剂、仪器设备

E.1.1原理：将试样置于指定温度、湿度和通风条件的环境测试舱中，经过一定的平衡时间之后通过检测舱内空气中有害物质浓度确定试样的有害物质释放量。

E.1.2 小型环境测试舱系统组成

E.1.2.1 概述

小型环境测试舱又以下部分组成：

——小型测试舱体；

——测试试件密封材料或密封装置；

——清洁空气供给装置；

——温度和湿度控制装置；

——空气流量计及流量控制装置；

——炉箱；

——空气采样装置。

图E.1为小型环境测试舱装置示意图，其性能和要求应符合E.1.3~E.2要求。

说明：

1——空气过滤器；

2——气体流量控制器；

3——气体流量计；

4——空气调湿装置；

5——小型测试舱；

6——舱内空气循环装置；

7——温度、湿度传感器；

8——温度、湿度监控装置；

9——空气采样装置。

图E.1 小型环境测试舱装置示意图

E.1.3 小型测试舱

E.1.3.1 规格与材料

测试舱容积为50L~1000L（包含50L和1000L）。内壁材料为不锈钢或玻璃。测试舱应易于拆分、清洗和热处理。

混合装置如风扇和密封材料可采用其他释放和低吸附材料，采用其他材料时应证明不会增加测试舱的背景浓度。

E.1.3.2 气密性

为防止舱内、外空气的自由交换，避免实验室环境空气对试验结果产生影响，小型测试舱应具有良好的气密性，通常在微正压条件下工作。

E.1.3.3 流量控制与舱内气流混合

采用如电子质量控制装置以保证换气量连续控制在某一恒定值。测试舱设计时应采用空气循环装置确保舱内空气充分混合。

E.1.4 测试试件的密封

试件的封边或封底，应采用铝箔类密封材料或密封装置。

E.1.5 清洁空气供给装置

采用清洁空气发生系统或清洁空气钢瓶供气避免测试舱系统背景浓度的增加。

E.1.6 温度和湿度控制装置

将测试舱置于一定温度条件下特定区域中，监控舱内温度。通过调整清洁空气供给装置的湿度，控制测试舱内的相对湿度，应避免水蒸气在舱内、舱壁上冷凝及水的喷射。

应采用独立的温度、湿度控制系统连续监控舱内的温度和相对湿度。

E.1.7 气体流量计及流量控制装置

在适当部位安装质量流量计及控制装置有效控制测试舱内的换气量，换气量以舱出口处流量为准。

E.1.8 空气采样装置

通常在测试舱交换空气出口处采集分析空气，当在舱其他位置设置采样口采样时，应保证所采集的空气与出口处空气相同。

采样时，换气量保持稳定不变，采样流量应小于进气流量。

当在交换空气排放管道上设置支管采样时，采样管与舱之间的连接距离应尽可能短，连接管温度应与测试舱的温度保持一致，交换空气排放管道、连接管应采用低吸附材料，如聚四氟乙烯等。

注1：测试舱排放气体应与实验室环境相隔离；

注2：可采用多通道采样管进行平行采样。

E.1.9 测试舱技术要求

——有效容积：公称值±5%；

——空气温度：（60±2） ℃；

——空气相对湿度（5±2） %；

——舱内压力：微正压（10±5）Pa

——空气交换速率（1±0.01）h-1；

——试样表面空气流速0.1 m/s～0.3 m/s；

——材料/舱载荷比0.4 m2/m3；

——背景浓度：测试舱与交换气体产生的总背景浓度为甲醛≤6ug/m3、TVOC≤50ug/m3、其他单体污染物浓度≤2ug/m3；

——回收率：甲苯和正十二烷的平均回收率不小于80%；

——泄露率：1000Pa条件下泄漏率小于测试舱容积的0.5%/min或不大于交换气体量的5%；

——表面风速：试件表面风速为0.1m/s~0.3m/s；

——空气交换系数：不小于90%。

### E.2 测试步骤

E.2.1 试样的制备

E.2.1.1 待测试样到达实验室后试样应存放在温度（25±5）℃的室内环境带包装保存，并应尽快检验。

E.2.1.2 试样制备时，试验环境保持清洁通风，避免试样被污染。

E.2.1.3 合成材料面层试样应从距试样边缘至少20mm处按要求的面积截取，并将试样的人为切割面及底面用铝箔或不含污染物的材料包覆。

E.2.1.4 以试样的上表面暴露面积进行计算，保证材料/舱负荷比为0.4m2/m3。

E.2.1.5 试样制备后应将其置于温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%的无污染环境中进行24h的预平衡，之后置于环境测试舱内进行测试。

E.2.2 试样的平衡

E.2.2.1 将按E.3.1制备的试样放入环境测试舱居中位置，暴露面水平向上，使空气气流均匀地从试件表面通过，并迅速关闭环境测试舱舱内开始试验。

E.2.2.2 以试样放入环境测试舱的时刻为0时计时。

E.2.3 舱内空气采样分析

E.2.3.1 试样在环境测试舱内平衡（24±1）h之后进行舱内空气采样分析；

E.2.3.2 按照表E.1规定的先后次序进行舱内空气采样，采样流速不应大于环境舱供给气流的80%。

E.2.3.3 舱内空气采样及分析方法见表E.1。

表E.1 环境测试舱内空气采样及分析方法

| 采样次序 | 有害物质 | 采样及分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 本附录E.4部分 |
| 2 | 苯 | 本附录E.5部分 |
|  | 甲苯、二甲苯、乙苯总和 |  |
| 3 | 二硫化碳 | 本附录E.5部分或GB/T14680 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 18204.2 |

### E.3 空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的测试方法

E.31 原理

用一根或多根Tenax TA管采集环境测试舱中的TVOC，用热解吸仪解吸，经过冷阱或吸附阱后，进入FID检测器和/或MS检测器的气相色谱中进行分析，保留时间定性，峰面积定量。

E.3.2 仪器设备

E.3.2.1 Tenax TA采样管

规格通常为φ6mm×89mm，内装200mg粒径为60目~80目Tenax TA吸附剂的不锈钢或玻璃管，使用前采用惰性气体（如：氮气）高温净化，最高净化温度不得高于320℃，以防止吸附剂分解，净化时间不少于30min，活化至无杂质峰为止。

E.3.2.2 恒流大气采样器

流量范围（0.02～0.5） L/min，流量稳定，使用时用流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差小于5%。

E.3.2.3 气相色谱仪

配备氢火焰离子化检测器或质谱检测器或其他合适检测器。

E.3.2.4 热脱附装置

能对采样管进行热脱附，脱附后的气体可进入毛细管色谱柱。其脱附温度、时间、气体流速可调。

E.3.2.5 热老化装置

能在惰性气体条件下（如：氮气）对吸附管进行热净化。净化温度、时间、气体流量可调，通常温度可控制范围为（室温＋10℃）~350℃。

E.3.3 采样和样品保存

将恒流采样器与Tenax TA吸附管连接，吸附管进样端与测试舱采样口连接，采集测试舱出口空气中的VOCs。以 0.2 L/min～0.5 L/min 的流速，抽取（1～5）L 舱内空气。采样后，将管的两端套上塑料帽，记录采样时的温度和大气压力，尽快分析，样品最长可保存14d。

E.3.4 分析步骤

E.3.4.1 样品解吸条件

可参考的解吸条件如下：

a)热解吸温度：260～280 ℃；

b)解吸时间：5～15min；

c)解吸气流量：（30～50）mL/min；

d)冷阱制冷温度：（20～-30） ℃；

e)冷阱加热温度：（260～300） ℃；

f)载气：氦气或高纯氮气；

g)分流比：根据浓度确定。

E.3.4.2 色谱分析条件

可参考的色谱分析条件如下：

a)毛细管色谱柱：DB-5，60 m×0.25 mm×0.25 μm毛细管柱或其他等效色谱柱；

b)升温程序：初始温度50 ℃保持10 min，以10 ℃/min的速率升至250 ℃，保持10 min；

c)进样口温度：250 ℃；

d)其它仪器条件根据使用的检测器的不同自行确认。

E.3.4.3 标准曲线的绘制

根据实际情况可选用气体外标法或液体外标法。

a)气体外标法：分别准确抽取气体组分浓度约为10mg/m3的标准气体100mL、200mL、400mL、1L、2L通过吸附管，为标准系列。

b）液体外标法

用液体外标法制备注射装置分别取（1～5）μL,在有100mL/min的氮气通过吸附管情况下，将各组分含量为0.05ug、0.1ug、0.5ug、1.0ug、2.0ug的标准溶液分别注入Tenax TA吸附管中，5min后将吸附管取下并密封，以完成标准系列制备。

E.3.4.4 样品分析

每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤进行分析。

E.3.5 结果计算

E.3.5.1 舱内TVOC浓度的标准化

所采空气样品中TVOC浓度按式（E.1）换算成标准状态下的浓度：

CS=C×101.3P×t+273273                                         （E.1）

式中：

Cs——标准状态下所采空气样品中TVOC的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

C——所采空气样品中TVOC的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

P——采样时采样点的大气压力，单位为千帕（kPa）；

t——采样时采样点的温度，单位为摄氏度（℃）。

注：

- 对未识别的峰，应以甲苯的相应系数来定量计算；

- 当与挥发性有机化合物有相同或几乎相同的保留时间的组份干扰测定时，宜通过选择适当的气相色谱柱，或通过用更严格地选择吸收管和调节分析系统的条件，将干扰减少到最低。

E.3.5.2 TVOC释放量

TVOC释放量按式（E.2）进行计算。

EF=CS×V×ACHS                                                 （E.2）

式中：

EF——试样的有害物质i 释放量，单位为毫克每平方米每时（mg/（m2·h））；

Cs——标准状态下环境舱内i 组分浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

ACH——环境舱换气速率，单位为次每时（次/h）；

S——材料试样的释放表面积，单位为平方米（m2）；

V——环境舱的内体积，单位为立方米（m3）。

### E.4 空气中苯、甲苯、乙苯、二甲苯、二硫化碳的热解吸测试方法

E.4.1 原理

用活性炭管采集环境舱空气中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯、CS2，然后用热解吸仪解吸，用气相色谱仪或气相色谱质谱联用仪分析，保留时间定性，峰面积定量。

E.4.2 仪器设备

E.4.2.1 活性炭采样管

为内装200mg活性炭吸附剂的不锈钢管，使用前应通氮气加热活化，活化温度应为 (300～350) ℃，火化时间不少于10min，活化至无杂质峰为止；然后套上塑料帽封紧管的两端，干燥器中可保存5 d。

E.4.2.2 恒流大气采样器

流量范围（0.02～0.5） L/min，流量稳定，使用时用流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差小于5%。

E.4.2.3 气相色谱仪

配备质谱检测器或其他合适检测器。

E.4.3 采样和样品保存

将恒流采样器与活性炭吸附管连接，吸附管进样端与测试舱采样口连接，采集测试舱出口空气中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯、CS2，以 0.2 L/min～0.5 L/min 的流速，抽取（1～5）L 舱内空气。采样后，将管的两端套上塑料帽，记录采样时的温度和大气压力，尽快拿到实验室分析，样品可保存5d。

E.4.4 分析步骤

E.4.4.1 样品解吸条件

可参考的解吸条件如下：

a)热解吸温度：260～300 ℃；

b)解吸时间：5～15min；

c)解吸气流量：（30～50）mL/min；

d)冷阱制冷温度：（20～-30） ℃；

e)冷阱加热温度：（260～300） ℃；

f)载气：氦气或高纯氮气；

g)分流比：根据浓度确定。

E.4.4.2 色谱分析条件

可参考的色谱分析条件如下：

a)毛细管色谱柱：DB-5，60 m×0.25 mm×0.25 μm毛细管柱或其他等效色谱柱；

b)升温程序：初始温度50 ℃保持10 min，以25 ℃/min的速率升至250 ℃，保持10 min；

c)进样口温度：250 ℃；

d)其它仪器条件根据使用的检测器的不同自行确认。

E.4.4.3 标准曲线的绘制

根据实际情况可选用气体外标法或液体外标法。

a)气体外标法：分别准确抽取气体组分浓度约为10mg/m3的标准气体100mL、200mL、400mL、1L、2L通过吸附管，为标准系列。

b）液体外标法

用液体外标法制备注射装置分别取（0.5～10）μL,在有100mL/min的氮气通过吸附管情况下，将各组分含量为0.05ug、0.1ug、0.5ug、1.0ug、2.0ug的标准溶液分别注入Tenax TA吸附管中，5min后将吸附管取下并密封，以完成标准系列制备。

E.4.4.4 样品分析

每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤进行分析。

二硫化碳标准溶液配制的参考步骤：在25 mL容量瓶中加入无水乙醇（或甲醇）约15 mL，盖塞称重（精确至0.1 mg），然后加入二硫化碳（色谱纯）约50 mg（精确至0.1 mg）。用无水乙醇（或甲醇）稀释至标线，计算其中二硫化碳的准确浓度。

E.4.5 结果计算

E.4.5.1 舱内有害物质浓度的标准化

所采空气样品中各组分有害物质浓度按式（E.3）换算成标准状态下的浓度：

CSi=Ci×101.3P×t+273273                                （E.3）

式中：

CSi——标准状态下所采空气样品中i 组分的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

Ci——所采空气样品中i 组分的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

P——采样时采样点的大气压力，单位为千帕（kPa）；

t——采样时采样点的温度，单位为摄氏度（℃）。

注：当与挥发性有机化合物有相同或几乎相同的保留时间的组份干扰测定时，宜通过选择适当的色谱条件，将干扰减少到最低。

E.4.5.2 有害物质释放量

有害物质释放量按式（E.4）进行计算。

EFi=CSi×V×ACHS                                       （E.4）

式中：

——试样的有害物质i 释放量，单位为毫克每平方米每时（mg/（m2·h））；

——标准状态下环境舱内i 组分浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

——环境舱换气速率，单位为次每时（次/h）；

——材料试样的释放表面积，单位为平方米（m2）；

——环境舱的内体积，单位为立方米（m3）。

### E.5 检出限

按上述方法测试总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、CS2、甲醛的释放量，其检出限不应大于该项指标的1/10，由实验室确定。

## 附录F  气味评定现场法

### F.1  评定人员要求

F.1.1  气味评定人员应为不吸烟、嗅觉器官无疾病者，并经嗅觉检测合格者。

F.1.2 嗅觉检测及气味评定人员挑选方法：

嗅觉检测必须在嗅辩室内进行。主考人将5条无臭纸的3条一端浸入无臭液1cm，另外2条浸入一种标准臭液1cm，然后将5条浸液纸间隔一定距离平行放置，同时让被测者嗅辨，当被测者能正确嗅辨出沾有臭液的纸条，再按照上述方法嗅辨其他4种标准臭液。能嗅辨出5种臭液纸条者可作为气味评定人员。

F.1.3 标准臭液、无臭液和无臭纸

1  5种标准臭液浓度及性质见表F.1.3

表F.1.3 标准臭液的组成与性质

|  | 标准臭液 | 结构式 | 浓度（w/w） | 气味性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | β-苯乙醇 |  | 10-4 | 花香 |
| B | 异戊酸 |  | 10-5 | 汗臭气味 |
| C | 甲基环戊酮 |  | 10-4.5 | 甜锅巴气味 |
| D | γ-十一碳（烷）酸内酯 |  | 10-4.5 | 成熟水果香 |
| E | β-甲基吲哚 |  | 10-5 | 粪臭气味 |

2 液体石蜡作为无臭液和标准臭液溶剂。

3 无臭纸应采用层析滤纸，纸条尺寸为：（120×10）mm，应密封保存。

F.1.4 气味评定小组由5名成员组成。

F.1.5 在进行气味评定前3h，小组成员不应吸食带有强气味的食物，伤风鼻塞者也不宜参与气味评定。

### F.2  评定方法

F.2.1  气味评定应在场地施工完成14d后进行。

F.2.2  气味评定宜在无雨雪、风速5m/s以下、周边环境对待评场地无显著影响时进行，当周围环境对待评场地有显著影响时，只做气味状态描述，不做评级。

F.2.3  在进行气味评定前，气味评定小组成员应尽量远离待评场地，并处于场地上风向。

F.2.4  对运动场地现场环境中空气进行气味等级评定，应详细记录评定日期、时刻、场地日照情况、场地风速、气温等条件。

F.2.5  按本标准9.4.3的要求确定测点数量和测点位置，评定高度宜距地面0.8m~1.2m，小组成员间隔应不超过1m。

F.2.6  气味评定小组成员同时进入场地，并在到达指定位置1min后独立完成气味等级评定，并记录。

### F.3  气味评定等级

F.3.1气味评定等级见表F.3.1。

表F.3.1  气味评定等级

| 等级级别 | 状态描述 |
| --- | --- |
| 1级 | 无气味 |
| 2级 | 有轻微气味 |
| 3级 | 有气味，但无不适性 |
| 4级 | 有不适气味 |
| 5级 | 有刺激性不适气味 |

F.3.2根据各成员评定气味等级进行投票统计，出现次数最多且超过3票的气味等级作为该测点气味等级评定结果。

### F.4  评定报告

F.4.1  气味评定报告应包含以下内容：

1 场地基本情况：名称、完工日期；

2 现场状态：评定部位及相对位置、周围异常情况；

3 环境条件：应至少包括日期、时刻、温湿度、风速、日照；

4 评定小组各成员气味评定结果；

5 气味评定等级。

## 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关规程执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

1  《橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法》GB/T 4498.1

2  《高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定》GB/T 10654

3  《地毯燃烧性能 室温片剂试验方法》GB/T 11049-2008

4  《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》GB/T 14680

5  《合成材料跑道面层》 GB/T 14833

6  《橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶》GB/T 14837.1

7  《橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分：丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶》GB/T 14837.2

8  《塑料 光源暴露试验方法 第2部分氙弧灯》GB/T 16422.2-2014

9  《高分子防水材料 第1部分：片材》GB 18173.1

10 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2

11 《色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》GB/T 18446

12 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583

13 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材料地板中有害物质限量》GB 18586

14 《人工材料体育场地使用要求及检验方法 第3部分：足球场地人造草面层》GB/T20033.3

15 《体育用人造草》GB/T 20394

16 《体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地》GB/T 22517.6

17 《涂料中可溶性有害元素含量的测定》GB/T 23991

18 《橡胶制品 邻苯二甲酸酯类的测定》GB/T 29608

19 《硫化橡胶中多环芳烃含量的测定》GB/T 29614

20 《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018

21 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010（2013年版）

22 《环境空气　苯系物的测定　固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2008

23 《公路路基路面现场测试规程》JTG E60 T 0964

24 《地毯绒簇拔出力的试验方法》QB/T 1090

《合成材料运动场地面层质量控制标准》CECS标准

Standard for quality control of synthetic sports surfaces

## 条文说明

前  言

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《合成材料运动场地面层质量控制标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

本标准的编制目的和意义：

1. 实现对合成材料运动场地面层原材料、施工过程和成品的全过程质量控制；

2. 规范市场行为，引导合成材料面层行业健康蓬勃发展。

### 目    次

1 总则	43

2 术语与分类	44

- 2.1 术语	44

- 2.2 分类	44

3 基本规定	45

4 技术要求	46

- 4.1 材料有害物质限量	46

- 4.2 预制卷材、人造草皮物理性能	49

- 4.3 面层有害物质限量	49

- 4.4 面层物理性能	49

5 施工管理	50

- 5.2 施工前准备	50

6 跑道面层施工	51

- 6.1 一般规定	51

- 6.4 混合型跑道	51

9 检测与验收	52

- 9.1 一般规定	52

- 9.2 材料进场检测	52

- 9.3 面层质量检测	52

- 9.4 抽样及判定	52

- 9.6 不合格面层处理	52

附录D 材料有害物检测前处理办法	54

附录F 气味评定现场法	55

## 1  总  则

1.0.1合成材料运动场地面层如合成材料跑道、合成材料球场、人造草面层等，大量使用于各种运动场地，对于美化环境，减少场地扬尘，促进大众自觉参加体育锻炼，降低摔伤率都有积极的意义。但由于产品、施工技术、质量控制、监督管理等多方面存在的问题，可能导致合成材料面层质量不合格。为强化合成材料面层产品质量控制，杜绝有毒有害物质影响人们身体健康，制定本标准。

1.0.2本标准适用于教学、健身用途的运动场地面层质量控制，竞赛型运动场地的物理性能参照相关国家标准，有害物质含量可参照本标准。合成材料运动场地的类型众多，除跑道面层、球场面层、人造草面层外，还有游乐场、社区健身场地、城市绿道、幼儿活动场地等，这些面层选材和施工工艺与跑道面层、球场面层、人造草面层等类似，可参照本标准的规定执行。采用合成材料铺设的非运动场地按相关标准要求执行，可不按本标准执行。除新建、改建和扩建的合成材料运动场地面层外，已投入使用的合成材料运动场地面层也可参照本标准第9章进行检测验收。

## 2  术语与分类

### 2.1  术语

2.1.1~2.1.2 聚氨酯胶体主料和丙烯酸胶体主料与颗粒通过粘结，固化后一起构成合成材料面层，区别于单纯起粘结作用的聚氨酯胶粘剂，如预制橡胶卷材用聚氨酯粘接剂、人造草面层用聚氨酯粘接剂等。

2.1.26 释放率用于预制卷材、块材、人造草皮及合成材料面层中TVOC和甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、二硫化碳等有害物散发的评价。

### 2.2  分类

2.2.1 现浇型合成材料运动场地面层是在现场进行各种材料搅拌、铺装并固化成型的；预制型合成材料运动场地面层则是在工厂制作成型，在现场用胶粘剂进行粘接铺装的。

2.2.2 聚氨酯类面层是由多异氰酸酯组分与羟基化合物聚合而成，用于合成材料球场的硅改性聚氨酯（硅PU）面层也属于此类；丙烯酸类面层是由丙烯酸与各种醇类聚合而成；聚脲类面层是由多异氰酸酯组份与氨基化合物聚合而成；橡胶类面层是由各类天然橡胶和合成橡胶制成；人造草面层类面层是由聚乙烯、聚丙烯等塑料材料制成。

溶剂型是指聚氨酯材料分散在溶剂中便于铺装施工；水溶型是指聚氨酯材料分散在水中，用水取代溶剂的功能；无溶剂型是指聚氨酯材料既不需要分散在溶剂中也不需要分散在水中，材料本身已经具有铺装施工所需的流动性；水固化型是指用水取代常用的固化剂，作为聚氨酯材料固化反应的原料。

虽然球场面层也包括足球场面层（即人造草面层），但人造草面层在产品外观和化学组成方面与其他合成材料球场面层区别较大，而且人造草坪人造草面层除作为足球场面层外还可用于其他运动场地，因此人造草坪人造草面层在合成材料运动场地面层中单独分为一类。

2.2.3 渗水型与非渗水型的区别在于水是否能透过面层。

2.2.4 预制型面层材料包括橡胶、聚氨酯等，可添加填充颗粒，也可以不用添加。

2.2.5 人造草面层是由人造草皮粘接而成，其内加入填充颗粒、石英砂等填充物的为填充型，不加填充物的为非填充型。

## 3  基本规定

3.0.1国家、行业相关标准对各类合成材料运动场地的选材和设计有详细完善的技术规定，本标准所涉及合成材料运动场地面层选材和设计应符合这些标准的规定。

3.0.2为确保合成材料运动场地面层的施工质量，从设计开始必须进行有关的质量控制，由有经验的设计单位出具详细的设计施工图纸。

3.0.3为确保面层施工质量，做到操作规范、管理有序，对进场施工单位应有一定的要求，须具备相应的资质、经验、管理体系和制度。

3.0.4基层验收合格方可进场进行面层施工，确保基层施工和面层施工责任清晰，应避免基层有害物质对面层质量产生不利影响。

3.0.8由于合成材料面层施工期间所用材料可能释放多种挥发性污染物，对于在学校或幼儿园进行的施工，应避免影响周边环境和人群健康。合成材料面层施工原则上不得在教学期间进行，除非采取相关措施能够保证周边环境不受影响。

3.0.10为施工方便、加快施工进程、降低成本，施工单位常在施工过程中添加汽油及含苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳、二氯甲烷等成分的溶剂，这些溶剂是有害物质的重要来源，严重威胁人群身心健康，为有效防控有害物质在施工各环节进入面层材料以及控制面层施工时对周边环境的影响，本条对以上溶剂进行严格限制。

3.0.11电线电缆皮在使用中会受到重金属污染，医疗废物有感染性污染，均不适用于回收并制作成合成材料面层用颗粒。推荐使用性能稳定、较环保的轮胎回收橡胶材料用于制作颗粒。

3.0.13保修期是指施工单位向使用单位承诺的对合成材料面层因质量问题而出现缺陷时提供免费维修及保养的时间段。本标准规定了5年的保修期，对运动场地选材、施工均提出了较高要求。

## 4  技术要求

合成材料面层成品的物理性能和有害物含量很大程度上取决于材料，如材料中含有较高的有害物质，则成品中的有害物含量极有可能会超标。材料控制可以大大降低成品不合格的风险，减少成品不合格后处理的麻烦以及经济损失，也是对接触到材料的施工工人的保护。对于现浇型面层，在制成成品前，对材料的物理性能检测无太大意义，所以并未对材料的物理性能有检测要求，而只是在成品验收阶段进行物理性能验收。而对于预制型面层，则应对材料进行物理性能检测。而对于两类面层，均需进行有害物含量方面的检测。

### 4.1 材料有害物质限值

运动场地面层材料中的固态材料主要包括：预制卷材块材、暴露型颗粒、封闭型颗粒、人造草皮等，液态材料主要包括：聚氨酯（PU、硅PU）胶体主料、丙烯酸胶体主料、胶粘剂等。由于材料的类型及成分差异较大，有害物种类及含量不尽相同，所以本标准分别针对胶体主料、预制卷材块材、颗粒等材料、用于人造草皮、预制卷材等产品粘结的胶粘剂和人造草皮制定不同的指标参数，囊括主要的有害物质。

4.1.1针对表4.1.1中的指标参数进行说明。

1.挥发物含量

聚氨酯胶体和丙烯酸胶体主料的挥发物含量限值按国标《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018的要求，按50g/L限定。橡胶类防滑颗粒和橡胶类填充颗粒根据实验分析结果，确定其挥发物含量限值为10g/Kg。

2.游离甲醛

甲醛属于I类致癌物。丙烯酸胶体主料中可能存在游离甲醛，由于其为主材且用量大，应参照《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583中的溶剂型胶粘剂的限值0.50 g/kg，从严要求。

3.苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和

苯、甲苯、二甲苯和乙苯可作为聚氨酯胶体主料的稀释剂，但有刺激性气味且毒性较大，是合成材料面层异味的来源，而产品或施工中加入此类物质会导致合成材料面层建成后，异味长时间难以消散，国际上在合成材料面层中已经基本不用含苯类的溶剂，本标准也禁止在施工过程中添加。推荐使用更环保的溶剂，如乙酸乙酯等。为禁止在合成材料面层中加入含苯、甲苯、二甲苯及乙苯的溶剂，聚氨酯胶体主料、丙烯酸胶体主料分别参照《合成材料跑道面层》GB/T 14833和《中小学合成材料面层运动场地》GB/T 36246中规定的限值（苯含量不超过0.05g/kg，甲苯+二甲苯+乙苯总和总和不超过1.0g/kg），材料中的限值与成品中的规定保持一致。该限值只比检测仪器的检出限高出一点，也就是说只要产品中有加入含苯、甲苯、二甲苯的物质或配方不当，就有极大可能超标。

4.游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和

甲苯二异氰酸酯（TDI）和六亚甲基二异氰酸酯（HDI） 是生产聚氨酯材料的主要材料，TDI和HDI均属于异氰酸酯，具有强刺激性、催泪性。对人的呼吸道、眼睛和黏膜及皮肤有强烈的刺激作用，重者可引起化学性肺炎、肺水肿。超出接触限值的游离TDI和游离HDI会对人体造成伤害，主要是致敏和刺激作用。在进行现场浇注铺装面层的施工及养护期间，为保护施工操作人员的身体健康，要采取严格的个人防护和场地通风要求，并严格限制非专业施工人员进入施工场地或旁观。为降低暴露风险，本标准对聚氨酯胶体主料中的游离TDI和游离HDI分别设置了限值（按《《中小学合成材料面层运动场地》GB/T 36246的要求10g/kg），以鼓励使用低游离TDI及低游离HDI的产品。丙烯酸胶体主料中，由于未有添加，则可以不用检测。

5.多环芳烃与苯并[a]芘

多环芳烃是一种由二至七个不等的苯环所组成的线状、角状或团状的化学物质，具有毒性。而苯并[a]芘是多环芳烃中毒性最大的一种强致癌物质。多环芳烃会存在于合成材料或橡胶制品，特别是黑色或深色聚合物橡胶制品中。暴露型颗粒参考了德国产品安全委员会GS认证（见表4.1）对18种多环芳烃的限量规定，运动场地为非经常性接触材料，并按非玩具类的其他产品要求控制。本标准为简化参数要求，对毒性最大的苯并[a]芘和18种多环芳烃的总量进行限值控制，限值分别为1mg/kg和50mg/kg。按此限值执行则基本排除了回收橡胶材料在合成材料面层中的应用，而鼓励材料回收利用也是绿色环保的一部分。由于非渗水型面层（合成材料面层中混合型现浇面层和复合型现浇面层）的底胶层处于封闭状态，不与外界接触，对于其中掺入的填充颗粒可适当调高多环芳烃与苯并[a]芘限值，鼓励使用材质较好的轮胎橡胶回收颗粒。在这两种现浇型面层中，底胶层填充颗粒的苯并[a]芘和18种多环芳烃的总量限值分别为30mg/kg和500mg/kg。

表4.1 德国产品安全委员会GS认证对多环芳烃的要求

| 参数（mg/kg) | 1类 | 2类 |  | 3类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计意图为放入口中的材料或者玩具上与皮肤接触的材料（接触时间大于30秒） | 未在1类规定中涵盖的材料，且可能与皮肤接触时间大于30秒的材料（长期接触皮肤）或频繁接触皮肤 |  | 未在1类和2类规定中涵盖的材料，且可能与皮肤接触时间小于30秒的材料（短期接触皮肤） |  |
|  |  | 2009/48/EC中适用的玩具 | 产品安全法涉及的其他产品 | 2009/48/EC中适用的玩具 | 产品安全法涉及的其他产品 |
| 苯并[a]芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 苯并[e]芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 苯并[a]蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 苯并[b]荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 苯并[j]荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 苯并[k]荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 屈 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 二苯并(a,h) 蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 苯并[g,h,i]苝 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 茚并 (1,2,3-c,d) 芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| 苊、苊烯、蒽、菲、芘、芴、荧蒽之和 | <1 | <5 | <10 | <20 | <50 |
| 萘 | <1 | <2 |  | <10 |  |
| 18种多环芳烃之和 | <1 | <5 | <10 | <20 | <50 |

6.短链氯化石蜡（C10-C13）

氯化石蜡作为聚氨酯类合成材料面层（除人造草面层）中的增塑剂和阻燃剂，可改善运动场地物理性能。但其中可能含有少量有毒性的短链氯化石蜡或者被人为掺入价格较低的短链氯化石蜡，因此需控制短链氯化石蜡的含量。德国标准Sports ground – Part 6: Synthetic surfaces DIN 18035-6中有规定短链氯化石蜡指标，但并未有具体限值。欧盟颁布的法案EU 2015/2030限制了短链氯化石蜡在消费产品中的使用，产品含有的短链氯化石蜡含量≥0.15 %（质量分数）应被禁止。本标准也参照欧盟法案规定，设定短链氯化石蜡的限值为1.5g/kg。丙烯酸胶体主料中则不会含有此类物质，所以不用检测。而聚氨酯胶体主料和颗粒则有可能添加，所以也须进行短链氯化石蜡的检测。

7.邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）：

邻苯二甲酸酯类是邻苯二甲酸形成的酯的统称，主要用于塑料制品中，起到增塑剂的作用。邻苯二甲酸酯在人体和动物体内发挥着类似雌性激素的作用，可干扰内分泌。合成材料面层中有可能加入邻苯二甲酸酯类物质作为增塑剂，应控制其含量。德国标准Sports ground – Part 6: Synthetic surfaces DIN 18035-6中有规定邻苯二甲酸酯类指标，但并未有具体限值。本标准参照《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246中的限值从严限制，将DBP、BBP、DEHP与DNOP、DINP、DIDP分别进行控制，限量值均为1.0g/kg。聚氨酯胶体主料和颗粒中均有可能添加，应作限制。丙烯酸胶体主料无须检测。

8.重金属

重金属主要来源于催化剂及颜料，可能存在于面层材料中。人从环境中摄取的重金属，会在身体中累积，造成慢性中毒。合成材料面层的材料和成品均应对重金属进行控制，可溶性镉、铬、汞的限值要求与《合成材料跑道面层》GB/T 14833中一致。而对于铅，根据多个合成材料面层样本的检测数据，对可溶性铅的限值进一步严格控制。由90mg/kg降低至50mg/kg（以该限值限定，从深圳市建筑科学研究院检测的样本结果中统计，75%的检测样本能够合格）。

4.1.1、4.1.2 预制型面层施工中用于封闭、填平的材料和用于粘接的胶粘剂，如果是同一材料则按聚氨酯胶体主料的参数进行检测，如果不是同一材料则封闭、填平的材料按聚氨酯胶体主料的参数进行检测，而用于粘接的胶粘剂按胶粘剂进行检测。

4.1.3参考《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018中预制型面层有害物的要求，对预制卷材、块材有害物含量进行限定，考虑到预制卷材和块材生产过程中无甲醛添加，故对预制卷材、块材的甲醛释放量不做限制 。

4.1.4在人造草面层底部安装缓冲垫层的情况下，如缓冲垫层为卷材则参照预制型卷材进行检测，如缓冲垫层为填充颗粒则参照人造草面层用填充颗粒进行检测。有害物限量参考《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246中对人造草和人造草面层的要求。

### 4.2原材料物理性能

4.2.1、4.2.2在控制有害物含量的同时，不能忽视物理性能。对预制卷材和人造草皮在材料阶段进行物理性能检测，参考《合成材料跑道面层》GB/T 14833、《体育用人造草》GB/T 20394和《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246，并考虑到非竞赛用途的场地，适当删减了部分检测参数。

4.2.3 考虑到暴露型颗粒的用途，对其高聚物含量进行限制，保证其能够满足实际运动中的物理性能要求。

### 4.3面层有害物质限量

4.3.1虽然材料进场时，厂家已提供材料合格检测报告并进行了见证送检，但仍不能完全保证成品的质量。针对现浇型合成材料面层，材料在混合、反应、固化等过程中成为面层成品，性质已发生改变，需要再次对成品进行全面的检测，有害物限值参考《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246的要求。

针对表4.1.3中的指标参数进行说明。

1.TVOC释放率

总挥发性有机化合物是某一类有害物质的释放总量，相比于单个物质释放率的控制，采用该项指标可以有效避免目标物的遗漏。本标准参照GB 36246-2018的限值要求，将合成材料面层成品中总挥发性有机化合物（TVOC）释放率限值定为≤5.0 mg/(m2•h)。

2.苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和释放率

苯和苯系物是合成材料面层原料中可能含有的对人体危害较大的一类有害物质，甲苯、二甲苯的毒性及化学性质相似，是典型的中枢神经危害物和致白血病物质，在合成材料面层运动场地施工中的作用也相同，主要作为溶剂使用，以往检测数据结果显示这两种物质均有不同程度的检出。本标准参照GB 36246-2018的限值要求，，将苯的有害物质释放率指标定为≤0.10 mg/(m2•h)，；将甲苯、二甲苯、乙苯三种类似物质以总和的形式作为释放率指标，将总和有害物质释放率指标定为≤1.0mg/(m2•h)。

3.二硫化碳释放率

二硫化碳是损害神经和血管的毒物，急性中毒表现为头晕、头痛、眼及鼻粘膜刺激症状，重度中毒可呈短时间的兴奋状态，继之出现谵妄、昏迷、意识丧失，并可因呼吸中枢麻痹而死亡，严重中毒后可遗留神衰综合征，中枢和周围神经永久性损害。二硫化碳是橡胶硫化过程中的重要反应溶剂，可以将塑性的胶料转变成具有高弹性的橡胶。在该过程中二硫化碳可能以单体形式被包裹在橡胶的网状结构中，无法完全挥发。在后期的使用过程中，紫外线、温湿度和表层材料的破损等自然或人为情况会导致游离二硫化碳重新被释放出来，造成学生健康损害。因此，需要严格控制合成材料运动场地面层中二硫化碳的释放率。本标准参照GB 36246-2018的限值要求，设定合成材料运动场地面层成品中二硫化碳的释放率限值为≤7.0 mg/(m2•h)。

4.甲醛释放率

除丙烯酸面层外，其他面层生产及施工过程中不可能产生甲醛，故对其他现浇型合成材料面层不做甲醛释放率要求。

5. 18种多环芳烃和苯并[a]芘

由于非渗水型面层（合成材料面层中混合型现浇面层和复合型现浇面层）的底胶层处于封闭状态，不与外界接触，其中掺入填充颗粒的多环芳烃与苯并[a]芘限值较其他类型面层高，所以非渗水型面层成品的相应限值也有所提高，参考德国产品安全委员会GS认证中（2015年7月1日之前执行的限值）非经常性接触材料的要求，苯并[a]芘和18种多环芳烃的总量限值分别为20mg/kg和200mg/kg。由于表层5mm直接接触人体，应该更严格控制苯并[a]芘和18种多环芳烃的含量，限值分别为1.0mg/kg和20mg/kg。

4.3.2室内运动场地需符合室内环境的国标要求，对可能引入的苯、TVOC和甲醛污染，进行检测。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325是工程验收的强制标准，室内场地建设应主要参考该标准的要求。

4.3.3针对当前合成材料运动场地面层有可能存在各种指标均合格但仍有异味的情况，运动场地异味会影响人们对运动场地的正常使用，也有潜在危害。德国标准Sports ground Part 6: Synthetic surfaces DIN 18035-6中有规定气味，但仅为描述，未量化指标。按本标准附录G和《中小学合成材料面层运动场地》GB/T 36246的规定进行气味评定，评价等级为1级（无气味）、2级（有轻微气味）或3级（有气味，但无不适性），则认为不会对使用产生影响，符合使用要求。

### 4.4面层物理性能

4.4.1~4.4.3合成材料面层的物理性能参考《中小学合成材料面层运动场地》GB/T 36246和《合成材料跑道面层》GB/T 14833，统一了渗水型和非渗水型的拉伸强度指标（≥0.5MPa），以目前的技术不论渗水型或非渗水型均能做到这一指标。厚度要求则参考《中小学合成材料面层运动场地》GB/T 36246和《体育场地使用要求及检验方法 第1部分：田径场地》GB/T 22517.6中的规定。该物理性能仅针对运动场地的跑道核心区域，不针对田径场的辅助区域。

4.4.4为保证合成材料面层的物理性能以及耐久性和寿命，杜绝不良厂商在产品中过量添加无机填料，同时考虑到工厂生产工艺、成本和必要性方面，规定了无机填料的添加量，可在一定程度上控制有害物质含量。参考并严于《中小学合成材料面层运动场地》GB/T 36246和《体育场地使用要求及检验方法 第1部分：田径场地》GB/T 22517.6中的规定，不超过60%。

## 5  施工管理

### 5.2  施工前准备

5.2.2  施工单位应取得必要的施工许可手续是指施工前应获得建设单位或监理单位的开工许可。

## 6  跑道面层施工

本标准仅针对当前通常采用的渗水型、非渗水型中的混合型和复合型、预制型合成材料面层跑道，以及丙烯酸、聚氨酯、聚脲合成材料面层球场的施工工艺进行了规定，供涉及面层施工的非专业各方参考使用。

### 6.1  一般规定

6.1.1合成材料面层施工对天气情况的规定是为了确保材料的固化速度和施工质量。当室内施工时，可只考虑温度的影响。

### 6.4  混合型跑道

6.4.1 铺设的隔离层应能同时起到防水的作用。对于沥青基层还可以避免沥青产生的有害物对合成面层产生影响。

## 9  验收与试验

### 9.1 一般规定

9.1.3合成材料面层施工完成14d后，面层固化完成，挥发性物质释放率趋于稳定，此时进行验收，可反映出面层的物理性能和有害物含量的实际情况。

### 9.2 材料进场检测

9.2.1~9.2.4合成材料运动场地面层中预制型面层和人造草面层的材料（包括预制卷材块材、人造草皮、填充颗粒等）在施工前后本身性质并无变化，此类面层以材料检测为主，重点控制材料质量。而现浇型面层的材料（包括聚氨酯胶体主料、丙烯酸胶体主料等）在施工前后性质发生变化，此类面层以面层成品检测为主，考虑易挥发且影响施工人员健康及容易超标的重点参数对材料进行进场检测。

### 9.3面层质量检测

9.3.1~9.3.3合成材料运动场地面层中预制型面层和人造草面层以材料检测为主，现浇型面层重点控制面层成品质量。

### 9.4 抽样及判定

9.4.2 厚度抽样点数参考《体育场地使用要求及检验方法 第6部分 田径场地》GB/T 22517.6的规定，考虑到第三方检测的可行性，对抽样数量进行适量删减。其他物理性能和有害物含量抽样点数参照《合成材料跑道面层》GB/T 14833的规定。

9.4.4 考虑到在成品面层割取困难，且割取的样品力学性能会受到损伤，故宜采用制作平行样板送试验室检测，为保证平行样板和实际场地面层的一致性，样板制作应采用同样材料和施工工艺，在监理监督下与现场面层施工同步制作并同条件养护。

### 9.6 不合格面层处理

9.6.2、9.6.3几种可能的不合格跑道处理方法分析：

- 拆除或更换：最彻底移除有害物质污染源的方法，但在经济上造成严重损失。

- 自然消散：让有害物质在自然状态下消散掉，最终符合有害物含量要求。在自然消散过程中，场地需要隔离并保证不会污染其他非隔离区域。此法需要的时间可能较长，有害物质能否降低到符合有害物含量要求的标准未知，对于不能自然消散或者自然消散时间较长的有害物质不适用。

- 加铺：在不合格面层上再做一层高分子封闭层或者再铺一层合格面层。这种方法并不能保证高分子封闭层能彻底封住底下的污染源，长期来看，封闭效果容易失效。

本标准主要采取了拆除或更换和自然消散两种方法。而拆除的方法由于经济上浪费较大，所以应谨慎采用。但在必要情况下，应坚决采取拆除措施，以绝后患。

在重金属、多环芳烃、苯并[a]芘、短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类、MOCA超标的情况下，由于其危害大且不易挥发，应拆除合成材料面层。而对于人造草面层的填充颗粒超标，则可用工业吸尘器将不合格颗粒吸掉，完全更换合格的填充颗粒。其他挥发性有害物质是可能随时间消散的，为避免拆除导致不必要的经济损失，可以给予一定的宽限期，但期限不能过长。未验收合格时，场地应封闭不予使用，并且须采取有效措施，确保隔离区域不会污染其他区域。

9.6.4在其他检测指标都合格而气味评定不合格的情况下，应进一步找寻气味评定超标的原因。而气味多代表挥发性物质，应给予一定宽限期，再次进行气味评定。

## 附录D  材料有害物检测前处理方法

D.0.1、D0.2参照《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246，明确样品前处理的加工方法及所选取的粒径。

## 附录F  气味评定现场法

### F.1  评定人员要求

F.1.1参照《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675中的要求规定嗅辨员的挑选原则，保证小组成员嗅觉正常且不受影响。

### F.2  评定方法

F.2.2 如天气不适宜或周边污染源干扰太强，则不宜进行现场气味评价，在不适宜的情况下，也不能给出现场气味评级结果。

F.2.3避免从场地飘散的气味使嗅觉适应，影响气味评定结果。

F.2.4异味的强弱会随着天气状况和气候条件的变化而变化，也会受到周边污染源的影响，因此在评价结束时，应详细记录试验各项环境条件以及周边污染源状况。

F.2.5评定高度距地面0.8~1.2m，考虑处于儿童的呼吸区内。所有小组成员间隔不超过1m，集中在一起以减少位置的差异。

F.2.6评定时间为1min，在嗅觉适应前给出评定结果。

### F.3  气味评定等级

F.3.1参考《胶粘剂气味评价方法》HG/T 4065-2008标准中的方法。

F.3.2评定小组成员单独进行气味评定，给出等级。统计5个评定小组成员的投票结果，其中出现次数最高且超过3票（包括3票）的气味等级作为项目气味等级综合评价结果。如未出现规定条件的结果，则须离开场地1h后，再重新进行气味评价并投票。