CECS 02：201X

中国工程建设标准化协会标准

超声回弹综合法

检测混凝土强度技术规程

##### Technical specification for detecting strength of concrete by ultrasonic-rebound combined method

（征求意见稿20180830）

201X 北京

中国工程建设标准化协会标准

超声回弹综合法

检测混凝土强度技术规程

##### Technical specification for detecting strength of concrete by ultrasonic-rebound combined method

CECS 02：201X

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201X年X月X日

中国计划出版社

201X 北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]014号），对原规程进行修订。

本规程在《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02：2005的基础上，经广泛调查研究，认真总结实践经验，吸收了国内外回弹仪和混凝土超声波检测仪的最新成果，总结超声回弹综合法检测混凝土强度技术的新经验，结合我国建设工程中混凝土质量检测的实际需要，并在广泛征求意见的基础上，对原规程进行了修订。

本规程共分6章。主要技术内容包括：1 总则；2 术语、符号；3 回弹仪；4 混凝土超声波检测仪；5 测区回弹值和声速值的测量及计算；6 结构混凝土强度推定。

本规程主要修订的内容是：1 吸收本规程2005版以来回弹仪、混凝土超声波检测仪的最新发展成果，取消了模拟式混凝土超声波检测仪的相关内容；2 通过对各地区的数据进行收集回归了新的全国测强曲线；3 修订了回弹值的取值方法；4 取消了超声波平测法的相关内容。（定稿后再全面整理）

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会CECS/TC5归口管理，由中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）负责具体内容的解释。在执行过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄送解释单位。

本规程主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

贵州中建建筑科研设计院有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

中国工程建设标准化协会

2019年11月1 日

目      次

1  总则

2  术语与符号

2.1 术语

2.2 符号

3  回弹仪

3.1  一般规定

3.2  检定和校准

3.3  维护保养

4  混凝土超声波检测仪

4.1  一般规定

4.2  换能器

4.3  检定、校准和保养

5  测区回弹值和声速值的测量及计算

5.1  一般规定

5.2  回弹测试及回弹值计算

5.3  超声测试及声速值计算

6  结构混凝土强度推定

6.1  一般规定

6.2  全国测强曲线

6.3  专用或地区测强曲线

附录A  建立专用或地区测强曲线的基本要求

附录B  超声波角测和声速计算方法

附录C  测区混凝土抗压强度换算表

附录D  全国测强曲线的验证方法

附录E  用实测空气声速法校准混凝土超声波检测仪

附录F  超声回弹综合法检测混凝土强度记录表

附录G  结构混凝土抗压强度计算表

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明

1 总   则

1.0.1  为规范超声回弹综合法检测混凝土强度技术的应用，做到技术先进、安全可靠、经济合理、方便使用，制定本规程。

【1.0.1说明】超声回弹综合法是二十世纪六十年代研究开发出来的一种无损检测方法。该方法采用回弹仪和混凝土超声检测仪，在结构混凝土同一测区，测量反映混凝土表面硬度的回弹值R，并测量超声波穿透试件内部的声速值v，然后用已建立起来的测强公式综合推定该测区混凝土抗压强度，这样能有效减少龄期和含水率的影响，综合回弹和超声两者的优点，能比较全面地反映结构混凝土的实际质量。

实践证明，与单一方法比较，超声回弹综合法具备测试精度高、适用范围广的特点，受到工程界的广泛认可，已在我国建工、市政、铁路、公路系统广泛应用。本规程规定了超声回弹综合法检测混凝土强度的术语和符号、回弹仪和混凝土超声波检测仪技术要求、检测技术、测区回弹值和声速值的测量及计算、结构混凝土强度推定等等，将有效规范超声回弹综合法检测混凝土强度技术的应用，做到技术先进、安全可靠、经济合理、方便使用。

1.0.2  本规程适用于采用中型回弹仪、混凝土超声波检测仪综合检测并推定符合下列条件的普通混凝土抗压强度：

1  混凝土用水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定；

2  混凝土用砂、石应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定；

3  混凝土拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定；

4  可掺或不掺矿物掺合料、外加剂、粉煤灰、泵送剂；

5  泵送混凝土，人工或一般机械搅拌的混凝土；

6  自然养护；

7  龄期7d～2000d；

8  混凝土强度10MPa～70MPa。

【1.0.2说明】本条所指回弹仪系标准能量为2.207J，示值系统为指针直读式或数字显示与指针直读一致的数字式回弹仪。低频混凝土超声波检测仪系指工作频率范围为10kHz～500kHz的数字式低频超声仪。本条所指的普通混凝土系主要由水泥、砂石、外加剂、掺合料和水配制的质量密度为1950kg/m3~2500kg/m3的混凝土。

1.0.3  本规程不适用于检测因冻害、化学侵蚀、火灾、高温等已造成表面疏松、剥落的混凝土。

【1.0.3说明】本规程不适用于下列情况的结构混凝土：混凝土在硬化期间遭受冻害，或结构遭受化学侵蚀、火灾、高温损伤等。这些情况下混凝土表面与内部质量有较大差异，不符合超声回弹法要求结构混凝土性能表里基本一致的检测前提。此时，直接按本规程方法检测已不适用，但可采用从结构中钻取混凝土芯样的方法来进行检测。

1.0.4  采用超声回弹综合法检测混凝土强度，除应遵守本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【1.0.4说明】凡本规程涉及的其他有关方面工作，如钻芯取样，高空、深坑作业，施工现场测试，现场用水用电，劳动保护等，均应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语、符号

2.1 术  语

2.1.1  检测单元  detective element

按照检测要求确定的混凝土结构的组成单元。

2.1.2  测区  detecting region

在进行结构或构件混凝土强度检测时确定的检测区域。

2.1.3  测点  detecting point

测区内的检测点。

2.1.4  超声回弹综合法 ultrasonic-rebound combined method

超声回弹综合法是采用带波形显示器的低频超声波检测仪，并配置频率为50kHz～100kHz的换能器，测量混凝土中的超声波声速值，结合采用标准能量为2.207J的混凝土回弹仪测量回弹值，根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度的方法。

2.1.5  超声波速度  velocity of ultrasonic wave

在混凝土中，超声脉冲波单位时间内的传播距离。

2.1.6  波幅  amplitude of wave

超声脉冲波通过混凝土被换能器接收后，由超声波检测仪显示的首波信号的幅度。

2.1.7  测区混凝土抗压强度换算值  conversion value of concrete compressive strength for the detecting region

根据测区混凝土中的声速代表值和回弹代表值，通过测强曲线计算所得的该测区现龄期混凝土抗压强度值。

2.1.8  混凝土抗压强度推定值  inferable value for concrete compressive strength

根据测区混凝土抗压强度换算值推定的结构或构件中现龄期混凝土抗压强度值，相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件中的混凝土抗压强度值。

2.2  符  号

δ— 平均相对误差；

er— 相对标准差；

fcu,ic— 结构或构件第i个测区的混凝土抗压强度换算值；

fcu,i0— 结构或构件第i个测区的抗压强度实测值；

fcu,e— 结构混凝土抗压强度推定值；

fcu,minc— 结构或构件最小的测区混凝土抗压强度换算值；

fcor0— 混凝土芯样试件的抗压强度实测值；

li—  第i个测点的超声测距；

mfcuc— 结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的平均值；

n— 测区数,测点数，立方体试件数，芯样试件数；

Ri — 第i个测点的有效回弹值；

R— 测区回弹代表值；

Ra — 修正后的测区回弹代表值；

Raα— 测试角度为α时的测区回弹修正值；

Rat、Rab— 测量混凝土浇筑顶面或底面时的测区回弹修正值；

sfcuc— 结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的标准差；

Tk— 空气的摄氏温度；

ti— 第i个测点的声时读数；

t0— 声时初读数；

v— 测区混凝土中声速代表值；

va—— 修正后的测区混凝土中声速代表值；

vk— 空气中声速计算值；

v0— 空气中声速实测值；

vi— 第i点个测点的混凝土中声速值；

α — 回弹仪测试角度；

β— 超声测试面的声速修正系数；

Δ  tot— 测区混凝土强度修正量；

fcor，m— 芯样试件混凝土强度平均值；

fcu,m— 150mm同条件立方体试块混凝土强度平均值；

fcu,m0c— 对应于钻芯部位或同条件立方体试块测区混凝土强度换算值的平均值；

fcor，i—第i个混凝土芯样试件的抗压强度；

fcu，i—第i个混凝土立方体试块的抗压强度；

fcu，i0c—第i个测区修正前的混凝土换算值；

fcu，i1c—第i个测区修正后的混凝土换算值。

- 回弹仪

3.1  一般规定

3.1.1  回弹仪可为指针直读式的，也可为数字式的。

【3.1.1说明】随着光电子技术在回弹仪上的应用，国内数字式回弹仪的技术水平有了很大提高，技术上已经成熟，我国一些回弹仪企业生产的数字回弹仪性能已相当稳定。为了推广和应用先进技术，提高工作效率，减少人为产生的读数、记录、计算等过程出现的差错，本条规定可使用数字式回弹仪，也可使用传统的指针直读式回弹仪。

3.1.2  回弹仪应具有产品合格证、计量检定或校准证书，并应在回弹仪的明显位置上有以下标识：名称、型号、制造商（或商标）、出厂编号、出厂日期等。

【3.1.2说明】回弹仪为计量仪器，采用合格的回弹仪，是保证检测结果准确的前提，因此要求在回弹仪的明显位置标明名称、型号、制造商（或商标）、出厂编号、出厂日期等，是十分有必要的。

3.1.3  回弹仪除应符合现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138的规定外，尚应符合下列标准状态下的规定：

1 水平弹击时，弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪的标准能量应为2.207J；

2 弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，且弹击锤起跳点应位于指针指示刻度尺上的“0”处；

3 在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上，回弹仪的率定值应为80±2；

4 数字式回弹仪应带有指针直读示值系统，数字显示的回弹值与指针直读示值相差不应超过1。

【3.1.3说明】回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定结果的准确性。例如，国际标准化组织制订的“硬化后的混凝土用回弹仪测定回弹值”(国际标准草案)指出“同一型号的各个回弹仪会得出不同的回弹值，因此为了比较结果，应该使用同一回弹仪进行试验，如果混凝土用同一回弹仪，则应该在有代表性的混凝土表面或标准钢砧上进行相当数量的试验，以便定出预期差值的大小”。

根据多年对回弹仪的测试性能试验研究，编制组认为：回弹仪的标准状态是统一仪器性能的基础，是使回弹法广泛应用于现场的关键所在。只有采用质量统一、性能一致的回弹仪，才能保证测试结果的可靠性，并能在同一水平上进行比较。在此基础上，提出了下列回弹仪标准状态的各项具体指标：

1 水平弹击时，弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪的标准能量E，即弹击拉簧恢复原始状态所作的功为：

E=12KL2=12×784.532×0.0752=2.207J

式中：K—弹击拉簧的刚度(N/m)；

L—弹击拉簧工作时的拉伸长度(m)。

2 弹击锤与弹击杆碰撞瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，此时弹击锤起跳点应位于刻度尺上的“0”处。要满足这两个要求，必须使弹击拉簧的工作长度为0.0615m；弹击拉簧的冲击长度(即拉伸长度)为0.075m。此时，弹击锤应相应于刻度尺上的“100”处脱钩，也即在“0”处起跳。

试验表明，当弹击拉簧的工作长度、拉伸长度及弹击锤的起跳点不符合以上规定，即不符合回弹仪工作的标准状态时，则各仪器在同一试块上测得的回弹值的极差高达7.82分度值，经调为标准状态后，极差为1.72分度值。

3 检验回弹仪的率定值是否符合80±2的作用是：检验回弹仪的标准能量是否为2.207J；回弹仪的测试性能是否稳定；机芯的滑动部分是否有污垢等。

当钢砧率定值达不到80±2时，不允许用混凝土试块上的回弹值予以修正，更不允许旋转调零螺丝人为地使其达到80±2值。试验表明上述方法不符合回弹仪测试性能，并破坏了零点起跳亦即使回弹仪处于非标准状态。此时，可按本规程3.3节的要求进行常规维护保养。若保养后仍不合格，可送检定单位检修。

4 现有绝大多数数字式回弹仪都是在传统机械构造和标准技术参数的基础上实现回弹值的数字化采样的，即现有数字式回弹仪所得到的回弹值采样系统都是把回弹仪的指针示值实现数字化采样。也只有这种形式的数字回弹仪才符合现行回弹法技术规程的使用要求。

保留人工直读示值系统能使数字回弹仪的操作者在实际检测过程中随时核对数字回弹仪所显示的采样值是否与指针示值相同，及时发现仪器采样系统的故障。如数字回弹仪不保留人工直读示值系统，检测单位或操作人员将难以及时发现和判断数字回弹仪采样系统的故障，极易造成检测结果错误，严重时将影响混凝土抗压强度的推定结果。

因此，规定数字式回弹仪应带有指针直读系统，这是保证数字式回弹仪的数字显示与指针显示一致性的基本要求。

3.1.4  回弹仪使用时，环境温度应为-4℃～40℃。

【3.1.4说明】超声回弹综合法采用的回弹仪系由机械零部件组成，环境温度异常时，对回弹仪的性能有影响，并带来测试偏差。当环境温度低于-4℃时，混凝土中的自由水结冰，体积增大，将导致回弹值偏高而产生较大的测试误差。故本条规定了回弹仪使用时的环境温度。

3.2  检定和校准

3.2.1  有下列情况之一时，回弹仪宜由有资格的检定单位按照现行国家计量检定规程《回弹仪检定规程》JJG 817检定或校准后方可使用：

1  新回弹仪启用前；

2  超过检定有效期；

3  经常规保养后，钢砧率定值不合格；

4  回弹仪遭受严重撞击或其他损害；

5  数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1。

【3.2.1说明】本条规定了回弹仪应进行检定或校准的五种情况。目前，国内外回弹仪生产不能保证每台新回弹仪均为标准状态，特别是一些国外进口仪器不按我国有关标准生产及检定，因此新回弹仪在使用前必须检定或校准。

回弹仪检定或校准的有效期一般为半年。

同时，本条明确指出，检定回弹仪的单位应由主管部门授权，并按照现行国家计量检定规程《回弹仪检定规程》JJG 817进行。开展检定工作要备有回弹仪检定器、拉簧刚度测量仪等设备。目前有的地区或部门不具备检定回弹仪的资格及条件,甚至不懂得回弹仪的标准状态，沿用国外调整调零螺丝以使其钢砧率定值达到80±2的错误方法；有的没有检定设备也开展检定或校准工作，以至影响了回弹仪的正确应用。因此，有必要强调检定或校准单位的资格和统一检定回弹仪的方法。

3.2.2  有下列情况之一时，回弹仪应在钢砧上进行率定试验：

1  回弹仪当天使用前后；

- 测试过程中对回弹仪性能有怀疑时。

当回弹仪率定值不在80±2范围内时，应按本规程第3.3节的要求，对回弹仪进行常规保养后再进行率定。若再次率定仍达不到要求，则应送有资格的检定单位检定或校准。

【3.2.2说明】本条给出了回弹仪的率定要求，是为了保证在使用过程中及时发现和纠正回弹仪的非标准状态。

3.2.3  回弹仪的率定试验应符合下列规定：

1  率定试验宜在干燥、室温为15℃～25℃的条件下进行；

2  钢砧表面干燥、清洁，并应稳固地平放在刚度大的物体上；

3  测定回弹值时，取连续向下弹击三次的稳定回弹值计算平均值；

4  弹击杆应分四次旋转，每次宜旋转90°。每旋转一次弹击杆，率定平均值应为80±2。

【3.2.3说明】本条给出了回弹仪的率定方法。对回弹仪率定试验环境增加了干燥的要求,并将室温要求的规定与现行国家计量检定规程《回弹仪检定规程》JJG 817一致。

3.2.4  回弹仪率定试验所采用的钢砧应通过检定单位检定或校准。

【3.2.4说明】钢砧的表面状态会随着弹击次数的增加而变化，故规定钢砧应经检定或校准，一般检定或校准的有效期为两年。

3.3   维护保养

3.3.1  回弹仪有下列情况之一时，应进行常规保养：

1  弹击超过2000次；

2  对检测值有怀疑时；

3  钢砧上的率定值不满足要求。

【3.3.1说明】本条主要规定了回弹仪常规保养的要求。

3.3.2  回弹仪的常规保养应符合下列规定：

- 使弹击锤脱钩后取出机芯，卸下弹击杆，取出缓冲压簧，并取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧座；

- 卸下的弹击拉簧在专用拉簧仪器上检测弹击拉簧的刚度应为785±30 N/m；

- 清洗机芯各零部件，并应重点清洗中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔和冲击面。清洗后在中心导杆上薄薄涂抹钟表油，其他零部件均不得抹油；

- 清理机壳内壁，卸下刻度尺，并检查指针，其摩擦力应为0.5 N～0.8N；

- 保养时，不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝，不得自制或更换零部件；

- 对于数字式回弹仪，还应按产品要求的维护程序进行维护；

- 保养后应按本规程第3.2.3条的要求进行率定试验。

【3.3.2说明】本条规定了回弹仪保养的具体要求。进行常规保养时，必须先使弹击锤脱钩后再取出机芯，否则会使弹击杆突然伸出造成伤害。取机芯时要将标尺向上轻轻抽出，以免造成指针片折断。此外，各零部件清洗完后，不能在指针轴上抹油，否则，使用中由于指针轴的污垢，将使指针摩擦力变化，直接影响检测结果。数字式回弹仪结构和原理较复杂，其厂商又提供了使用和维护手册，应按相关要去进行维护和保养。

3.3.3  回弹仪使用完毕后，应使弹击杆伸出机壳，清除弹击杆、杆前端球面、刻度尺表面和外壳上的污垢、尘土。回弹仪不使用时，应将弹击杆压入仪器内，经弹击后用按钮锁住机芯，将回弹仪装入仪器箱，平放在干燥阴凉处。数字式回弹仪长期不用时，应取出电池。

【3.3.3说明】回弹仪每次使用完毕后，应及时清除表面污垢。不用时，应将弹击杆压入仪器内，必须经弹击后方可按下按钮锁住机芯，如果未经弹击而锁住机芯，将使弹击拉簧在不工作时仍处于受拉状态，极易因疲劳而损坏。存放时回弹仪应平放在干燥阴凉处，如存放地点潮湿将会使仪器锈蚀。

4  混凝土超声波检测仪

4.1  一般规定

4.1.1  混凝土超声波检测仪应符合现行行业标准《混凝土超声波检测仪》JG/T 5004的规定，并在计量检定有效期内使用。

【4.1.1说明】当前，混凝土超声波检测仪有多种型号，其技术性能均应符合现行行业标准《混凝土超声波检测仪》JG/T 5004的规定，并在规定的检定有效期内使用，以保证其测量结果的准确性。混凝土超声波检测仪送计量单位进行检定或校准后，有效期为一年。

4.1.2  混凝土超声波检测仪应通过技术鉴定，必须具有产品合格证、检定或校准证书。

【4.1.2说明】为了确保测试数据的可靠性，无论使用哪种型号的混凝土超声波检测仪，都必须通过正式的技术鉴定，并具有产品合格证、检定或校准证书。超声波检测仪应按现行行业标准《混凝土超声波检测仪》JG/T 5004的要求进行质量检定，每项指标均应满足规定的要求。

4.1.3  混凝土超声波检测仪宜为数字式，且满足以下功能要求：

1  能对接收的超声波波形进行数字化采集和存储；

2  具有波形显示清晰、稳定的示波装置；

3  具备手动游标测读和自动测读两种声参量测读功能，且自动测读时可以标记出声时、幅度的测读位置；

4 具备对各测点的波形和测读的声参量进行存储功能；

5 具备利用测读的声参量和回弹值，依据本规程进行数据处理及结果存储的功能。

【4.1.3说明】原规程中所采用的混凝土超声波检测仪为模拟式和数字式，但目前国内几乎均使用数字式，为鼓励技术进步，本规程规定宜采用数字式混凝土超声波检测仪，且应满足相关功能要求。

1 采集、存储数字信号并按检测要求对数据进行计算处理，是数字式混凝土超声波检测仪应具有的基本功能。

数字式混凝土超声波检测仪是将所接收的信号经高速A/D转换为离散的数字量并直接输入计算机，通过相关软件进行分析处理，自动读取声时、波幅和主频值并显示于仪器屏幕上。具有对数字信号采集、处理、存储等高度智能化的功能。

2 混凝土强度检测主要利用超声波传播速度，获得可靠的声速值是靠准确测量声时和声传播路程。因此，为了准确测量声时，超声仪须具有稳定、清晰的波形显示系统。

3 具备手动游标测读和自动测读两种声参量测读功能，是为了能对正常和畸变的接收波形均能可靠地进行声参量测读；当接收波形较好时，利用自动测读功能可以提升检测效率；当接收波形畸变、且无法自动测读时，利用手动游标测读功能也能准确测读声参量；自动测读时，仪器可以自动标记测读位置，可避免对声参量的误判和错判。

4 5 数据处理及结果存储的功能是为了提高数据处理的效率，可在仪器内部或专用的分析处理软件上自动实现。

4.1.4  所采用的数字式混凝土超声波检测仪应满足下列性能指标要求：

1 声时测量范围不小于0.1μs ~999.9μs，声时分辨力为0.1μs，实测空气声速的相对测量误差不大于±0.5%；在1h内每5min测读一次的声时最大允许误差不超过±0.2μs；

2 幅度测量范围不小于80dB；幅度分辨力为1dB；

3 仪器的信号接收系统的频带宽度不小于10kHz~250kHz；

4 信噪比3：1时，接收灵敏度不大于50μV。

【4.1.4说明】数字式超声波检测仪应满足下列性能指标要求：

1  参考《混凝土超声波检测仪》JG/T 5004对声时测量范围的要求，综合考虑声波的穿透距离，规定此声时测量的最小范围，符合实际应用情况 ；声时分辨力是声时测量精度的决定因素，在测量小尺寸构件（或试件）时，为保证声时测量精度，混凝土超声波检测仪应满足这个要求；对实测空气声速相对测量误差的要求，既保证了仪器校准的需要，同时也能保证仪器工作正常；在同一测试条件下，测读数值都应具有一定的重复性，重复性越好，说明声时读数越准确可靠。

2  仪器的幅度测量范围越大，表征仪器接收若信号的能力越强，综合考虑应用需要和仪器现发展水平，规定了幅度测量指标。由于不同首波高度下测量的声时值存在一定差异，因此在声时测量中宜采用衰减器先将首波调至一定高度后再进行测读。混凝土超声波检测仪应具有最小分度为1dB的衰减器。

3  仪器接收放大器的频响范围应与混凝土超声检测中所采用的换能器频率相适应。检测混凝土强度所采用的换能器一般为50kHz～100kHz，所以接收放大器在此频响范围内可以满足电气性能要求。

4  对仪器不能单纯追求接收放大器的增益，应同时考虑其噪声水平，采用信噪比达到3：1时的接收灵敏度较为适当，可以直观地反映出仪器的真实测试灵敏度。

4.1.5  混凝土超声波检测仪应满足下列使用条件：

1  环境温度应为0～40℃；

2  空气相对湿度不大于80%时能正常工作；

3  电源电压波动范围在标称值±10%情况下能正常工作；

4  连续正常工作时间不少于4h。

【4.1.5说明】规定了仪器使用的温、湿度要求是综合考虑到现场需要和现仪器水平，混凝土超声波检测仪由电子元器件组成，检测环境和测试条件如不满足检测要求，就会带来测试偏差。当环境温度低于0℃时，混凝土中的自由水结冰，体积增大，可导致声速值偏高而产生较大的测试误差。当环境温度高于40℃时，超过了仪器例行的使用温度，因电子元件性能改变，也会产生测试误差。

仪器对电源电压有一个适应范围，当电压在此范围内波动时，仪器的技术指标仍应能满足规定的要求。

4.2   换能器

4.2.1  换能器的工作频率宜在50kHz~100kHz范围内。

【4.2.1说明】大量模拟试验表明，由于超声脉冲波的频散效应，采用不同频率换能器测量的混凝土中声速有所不同，且声速有随换能器频率增高而增大的趋势。当换能器工作频率为50kHz～100kHz时，所测声速偏差较小，所以本规程对换能器的工作频率作了限制，现测强所用换能器的工作频率一般为50kHz。

4.2.2  换能器的实测主频与标称频率相差不应超过±10%。

【4.2.2说明】换能器的实际频率与标称频率应尽量一致。若实际频率与标称频率差异过大，则测读的声时值会产生较大误差，以致测出的声速值难以反映混凝土的真实强度值。

4.3  检定、校准和保养

4.3.1  有下列情况之一时，混凝土超声波检测仪应进行检定或校准：

1  新仪器启用前；

2  超过检定或校准有效期；

3  仪器修理或更换零件后；

4  测试过程中对声时值有怀疑时；

5  仪器遭受严重撞击或其他损害。

【4.3.1说明】本条规定了对混凝土超声波检测仪进行检定或校准的要求。混凝土超声波检测仪检定或校准的有效期一般为一年。

4.3.2  混凝土超声波检测仪的声时计量检验校准，应按“时-距”法测量空气中声速实测值v0（附录E），并与按下列公式计算的空气中声速计算值vk相比较，二者的相对误差不应超过±0.5%。

vk=331.41+0.00367Tk                          （4.3.2）

式中  331.4— 0℃时空气中的声速值（m/s）；

vk— 温度为Tk时空气中的声速计算值（m/s）；

Tk— 测试时空气的温度（℃）。

【4.3.2说明】由物理学可知，在常温下空气中的声速值除了随温度变化而有一定变化外，受其它因素的影响很小。因此，用测量空气中声速的方法定期检验仪器性能，是一种简单易行的方法。此方法不仅可检验仪器的计时机构是否可靠，还验证了仪器操作者的声时读取方法是否正确。

4.3.3  检测时，应根据测试需要在仪器上配置合适的换能器和高频电缆线，并测定声时初读数t0。检测过程中如更换换能器或高频电缆线，应重新测定t0。

【4.3.3说明】在声时测量过程中有一个声时初读数t0,而t0除了与仪器的传输电路有关外还与换能器的构造和高频电缆长度有关。因此，每次检测时，应先对所用仪器和按需要配置的换能器、电缆线进行t0测量。

4.3.4  混凝土超声波检测仪的保养应符合下列规定：

1  如仪器在较长时间内停用，每月应通电一次，每次不少于1h；

2  仪器检测完毕，应及时擦干上面的灰尘，放入机箱内，并存放在通风、阴凉、干燥处，无论存放或工作，均需防尘；

3  在搬运过程中应防止碰撞和剧烈振动；

4  换能器应避免摔损和撞击，工作完毕应擦拭干净单独存放。换能器的耦合面应避免磨损，严禁随意拆装。

【4.3.4说明】为确保仪器处于正常状态，应定期对超声仪进行保养。仪器工作时应注意防尘、防震；仪器应存放在阴凉、干燥的环境中；对较长时间不用的仪器，应定期通电排除潮气。

5  测区回弹值和声速值的测量及计算

5.1  一般规定

5.1.1  测试前宜具备下列资料：

1  工程名称及建设、勘察、设计、施工、监理、委托单位名称；

2  结构或构件名称、设计图纸和混凝土设计强度等级；

3  水泥的安定性、品种规格、强度等级和用量；砂石的品种、粒径；外加剂或掺合料的品种、掺量；混凝土配合比和拌合物坍落度等；

4  模板类型，混凝土浇筑情况、养护情况、成型日期和当日气象温湿度等；

5  结构或构件的试块混凝土强度测试资料及相关的施工技术资料；

6  结构或构件存在的质量问题或检测原因。

【5.1.1说明】本条第1~6项资料系检测结构或构件混凝土强度时宜具有的必要资料，是为了对被检测的结构或构件有全面、系统的了解。如需对结构进行鉴定计算，委托方还应提供设计（建筑、结构）图纸。必须了解水泥的安定性，如水泥安定性不合格则不能检测，如不能确切提供水泥安定性合格与否则应在检测报告上说明，以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题。另外，应了解清楚混凝土成型日期和温湿度情况，这样可以推算出检测时构件混凝土的龄期。

5.1.2  检测数量应符合下列规定：

1  按单个构件检测时，应在构件上均匀布置测区，每个构件上测区数量不应少于10个；

2  同批构件按批抽样检测时，构件抽样数不应少于同批构件的30%，且不应少于10件；对一般施工质量的检测和结构性能的检测，可按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定抽样。

3  对某一方向尺寸不大于4.5m，且另一方向尺寸不大于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个。

【5.1.2说明】单个构件是指各层轴线间或同层平面内轴线间的混凝土梁、板、柱、墙等构件，检测时随混凝土龄期和混凝土设计强度等级不同而划分检测批。采用超声回弹综合法检测混凝土构件的强度时，检测构件的编号为框架柱（A-1）、框架梁（A-3-4）、混凝土板（A-B-3-4），以轴线间对应的构件为检测构件。本条规定了超声回弹综合法检测结构或构件测区布置的基本原则。所谓测区是指在结构或构件上同时进行超声、回弹测试的一个检测单元。

本规程规定，构件抽样数不应少于同批构件的30%，此规定严于现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定。当用于一般施工质量检测和结构性能检测时，可按照《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344规定的A、B检测类型抽样，见表1。

表1  建筑结构抽样检验的最小样本容量

| 检测批 容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  | 检测批 容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 2-8 | 2 | 2 | 3 | 501-1200 | 32 | 80 | 125 |
| 9-15 | 2 | 3 | 5 | 1201-3200 | 50 | 125 | 200 |
| 16-25 | 3 | 5 | 8 | 3201-10000 | 80 | 200 | 315 |
| 26-50 | 5 | 8 | 13 | 10001-35000 | 125 | 315 | 500 |
| 51-90 | 5 | 13 | 20 | 35001-150000 | 200 | 500 | 800 |
| 91-150 | 8 | 20 | 32 | 150001-500000 | 315 | 800 | 1250 |
| 151-280 | 13 | 32 | 50 | ＞500000 | 500 | 1250 | 2000 |
| 281-500 | 20 | 50 | 80 |  |  |  |  |

5.1.3  按批抽样检测时，符合下列条件的构件可作为同批构件：

1  混凝土设计强度等级相同；

2  混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件和龄期基本相同；

3  构件种类相同；

4  施工阶段所处状态基本相同。

【5.1.3说明】按批抽样检测时，符合全部1～4项条件的构件才可作为同批构件。

5.1.4  构件的测区布置宜符合下列规定：

1  在条件允许时，测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面；

2  测区可在构件的两个对应面、相邻面或同一面上布置；

3  测区宜均匀布置，相邻两测区的间距不宜大于2m；

4  测区应避开钢筋密集区和预埋件；

5  测区尺寸宜为200 mm×200 mm；

6  测试面应清洁、平整、干燥，不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢，并应避开蜂窝、麻面部位。必要时，可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处，并擦净残留粉尘；

7  对测试时可能产生颤动的薄壁、小型构件，应进行固定。

【5.1.4说明】规定了在被测构件或结构上布置测区的具体要求。

检测构件布置测区时，相邻两测区的间距及测区离构件端部或施工缝的距离应遵守本条规定。测区布置时，要选在构件两个对称的可测面上，但不强调一个测区要在构件的两相对检测面上布置基本对称的检测面。可以一个测区布置在构件的一个检测面上。

检测时必须为混凝土原浆面，已经粉刷的需将粉刷层除净，注意不可误将砂浆粉刷层当作混凝土原浆面进行检测。如果养护不当混凝土表面会产生疏松层，尤其在气候干燥地区更应注意，应将疏松层清除后方可检测，否则会造成误判。

对于薄壁小型构件，如果约束力不够回弹时产生颤动，会造成回弹能量损失，使检测结果偏低。因此必须加以可靠支撑使之有足够的约束力方可检测。

5.1.5  结构或构件上的测区应编号，并记录测区位置和外观质量情况。

【5.1.5说明】记录测区位置和外观质量（例如有无裂缝、孔洞、蜂窝麻面、漏浆等情况），目的是以备推定和分析构件混凝土强度时参考。

5.1.6  对每一测区，应先进行回弹测试，后进行超声测试。

5.1.7  计算混凝土抗压强度换算值时，非同一测区内的回弹值和声速值不得混用。

【5.1.6～5.1.7说明】对超声回弹综合法测试顺序和测区混凝土强度计算的规定。

5.2  回弹测试及回弹值计算

5.2.1  回弹测试时，应始终保持回弹仪的轴线垂直于混凝土测试面。宜首先选择混凝土浇筑方向的侧面进行水平方向测试。如不具备浇筑方向侧面水平测试的条件，可采用非水平状态测试，或测试混凝土浇筑的顶面或底面。

【5.2.1说明】因建立测强曲线时是将回弹仪置于水平方向测试混凝土试件的成型侧面，所以在一般情况下，均应按此要求进行现场回弹测试。当构件不能满足这一要求时，也可将回弹仪置于非水平方向（如测试屋架复杆、基础坡面等），或混凝土成型的表、底面（如测试混凝土顶板，或已安装好的预制构件）进行测试，但测试时回弹仪的轴线方向应始终与结构或构件的测试面相垂直，缓慢施压、不能冲击，否则回弹值读数将不准确。回弹值按本规程第5.2.5条和第5.2.6条的规定进行修正。

5.2.2  测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击5点，每一测点的回弹值，测读精确度至1。

5.2.3  测点在测区范围内宜均匀布置，但不得布置在气孔或外露石子上。相邻两测点的间距不宜小于30mm；测点距构件边缘或外露钢筋、铁件的距离不应小于50 mm，同一测点只允许弹击一次。

【5.2.2～5.2.3说明】本条规定测区的测点数量和位置。

5.2.4  测区回弹代表值应从该测区的10个回弹值中剔除1个最大值和1个最小值，用剩余8个有效回弹值按下列公式计算：

R=18i=18Ri                           （5.2.4）

式中   R— 测区回弹代表值，精确至0.1；

Ri— 第i个测点的有效回弹值。

【5.2.4说明】本条规定了测区回弹代表值的计算方法。从10个回弹值中剔除1个最大值和1个最小值，取余下8个回弹值的平均值作为测区回弹代表值。此种计算方法与单一回弹法有所不同，这是考虑到超声回弹综合法检测混凝土强度综合运用了回弹与超声两种方法，且本次修订时也经过大量数据分析，发现误差较小，故从原来的16个回弹值简化为10个回弹值。

5.2.5  非水平状态下测得的回弹值，应按下列公式修正：

Ra=R+Raα                                   （5.2.5）

式中   Ra— 修正后的测区回弹代表值；

Raα— 测试角度为α时的测区回弹修正值，按表5.2.5的规定采用。

表5.2.5  非水平状态下测试时的回弹修正值Raα

| 测试角度 Raα R |  回弹仪向上 |  |  |  |  回弹仪向下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +90 | +60 | +45 | +30 | -30 | -45 | -60 | -90 |
| 20 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 25 | -5.5 | -4.5 | -3.8 | -2.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 | +3.8 |
| 30 | -5.0 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 35 | -4.5 | -3.8 | -3.3 | -2.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 |
| 40 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 45 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | +1.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 |
| 50 | -3.5 | -3.0 | -2.5 | -1.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 |

注：1 当测试角度等于0时，修正值为0；R小于20或大于50时，分别按20或50查表；

2 表中未列数值，可采用内插法求得，精确至0.1。

5.2.6  在混凝土浇筑的顶面或底面测得的回弹值，应按下列公式修正：

Ra=R+(Rat+Rab)                    （5.2.6）

式中   Rat— 测量顶面时的回弹修正值，按表5.2.6的规定采用；

Rab— 测量底面时的回弹修正值，按表5.2.6的规定采用。

表5.2.6 测试混凝土浇筑顶面或底面时的回弹修正值Rat、Rab

| 测试面 R或Ra | 顶 面 Rat | 底 面 Rab |
| --- | --- | --- |
| 20 | +2.5 | -3.0 |
| 25 | +2.0 | -2.5 |
| 30 | +1.5 | -2.0 |
| 35 | +1.0 | -1.5 |
| 40 | +0.5 | -1.0 |
| 45 | 0 | -0.5 |
| 50 | 0 | 0 |

注：1. 在侧面测试时，修正值为0；R小于20或大于50时，分别按20或50查表；

2. 当先进行角度修正时，采用修正后的回弹代表值Ra；

3. 表中未列数值，可采用内插法求得，精确至0.1。

【5.2.5～5.2.6说明】由于现场检测条件的限制，有时只能沿非水平方向检测混凝土浇筑方向的侧面，或者沿水平方向检测构件浇灌的表面或底面，此时对所测得的回弹值需按不同测试角度或不同测试面进行修正。

5.2.7  测试时回弹仪处于非水平状态，同时测试面又非混凝土浇筑方向的侧面，则应对测得的回弹值先进行角度修正，然后对角度修正后的值再进行顶面或底面修正。

【5.2.7说明】当回弹仪测试采用非水平方向且测试面为非混凝土浇筑方向的侧面时，回弹值应先进行角度修正，再对按角度修正后的回弹值进行测试面修正。测区回弹值取最后的修正结果。这种先后修正的顺序不能颠倒，更不允许分别修正后的值直接与原始回弹值相加减。

5.3  超声测试及声速值计算

5.3.1  超声测点应布置在回弹测试的同一测区内，每一测区布置3个测点。超声测试宜优先采用对测，当被测构件不具备对测条件时，可采用角测（附录B）。

【5.3.1说明】3个超声测点应布置在回弹测试的同一测区内。角测的具体测试方法见附录B。

5.3.2  超声测试应符合下列规定：

1  检测时，先在混凝土超声波检测仪上配置满足要求的换能器和高频电缆；

2  换能器辐射面应与混凝土测试面良好耦合；

3  应先测定声时初读数t0，再进行声时测量，读数应精确至0.1s；

4  超声测距测量应精确至1.0mm，且测量误差不应超过±1%；

5  检测过程中如更换换能器或高频电缆，应重新测定声时初读数t0；

6  声速计算应精确至0.01km/s。

【5.3.2说明】本条对超声测试进行了相关规定。

换能器辐射面应与混凝土测试面良好耦合，保证换能器辐射面与混凝土测试面达到完全面接触，排除其间的空气和杂物。同时，每一测点均应使耦合层达到最薄，以保持耦合状态一致，这样才能保证声时测量条件的一致性。

同时，本条对声时读数和测距量测的精度提出了严格要求。因为声速值准确与否，完全取决于声时和测距量测是否准确可靠。

5.3.3  当在混凝土浇筑方向的侧面对测时，测区混凝土中声速代表值应根据该测区中3个测点的混凝土中声速值，按下列公式计算：

v=13i=13liti−t0                              （5.3.3）

式中  v — 测区混凝土中声速代表值（km/s）；

li — 第i个测点的超声测距（mm）。角测时测距按本规程附录B第B.1节计算；

ti —— 第i个测点的声时读数（s）；

t0 — 声时初读数（s）。

5.3.4  当在混凝土浇筑的顶面或底面测试时，测区声速代表值应按下列公式修正：

va=β⋅v                               (5.3.4)

式中  va— 修正后的测区混凝土中声速代表值（km/s）；

β— 超声测试面的声速修正系数，在混凝土浇筑的顶面和底面间对测或角测时，β取1.034。

【5.3.3～5.3.4说明】规定了测区混凝土中声速代表值的计算和修正方法。 测区混凝土中声速代表值是取超声测距除以测区内3个测点混凝土中声时平均值。当超声测点在浇筑方向的侧面对测或斜测时，声速不做修正。如只能沿构件浇灌的表面和底面对测时，测得的声速偏低，试验表明，沿此方向测得的声速需要乘以修正系数1.034。

6  结构混凝土强度推定

6.1  一般规定

6.1.1  混凝土强度换算值可采用下列测强曲线计算：

1  专用测强曲线：由与结构或构件混凝土相同的材料、成型养护工艺配制的混凝土试件，通过试验所建立的曲线；

2  地区测强曲线：由本地区常用的材料、成型养护工艺配制的混凝土试件，通过试验所建立的曲线；

3  全国测强曲线：由全国有代表性的材料、成型养护工艺配制的混凝土试件，通过试验所建立的曲线。

【6.1.1说明】由于我国幅员辽阔，气侯悬殊，混凝土品种繁多，工程及材料分散，施工条件和水平不一，且生产工艺又不断改进，欲在全国城乡建设工程中推广采用超声回弹综合法，除统一仪器标准、测试技术、数据处理、强度推定方法外，还应尽量提高测强公式的精度，发挥各地区技术的作用。所建立的全国测强曲线很难适应全国各地的情况，各地除可使用全国测强曲线外，也应因地制宜结合具体条件和工程对象，制定和采用专用测强曲线或地区测强曲线。

6.1.2  对有条件的地区和部门，宜制定专用测强曲线或地区测强曲线，经上级主管部门组织审定和批准后实施。各检测单位应按专用测强曲线、地区测强曲线、全国测强曲线的次序选用测强曲线。

【6.1.2说明】对有条件的地区如能建立本地区测强曲线或专用测强曲线，这两类曲线在经过上级主管部门组织专业技术人员不少于三分之二的鉴定委员会审查和批准后，方可实施，并按专用测强曲线、地区测强曲线、全国测强曲线的次序选用。为提高混凝土强度换算值的准确性和可靠性，应优先采用专用或地区测强曲线进行计算。

6.2  全国测强曲线

6.2.1  当无专用或地区测强曲线时，按本规程附录D通过验证后，可按附录C规定的测区混凝土抗压强度换算表换算，也可按下列全国统一测区混凝土抗压强度换算公式计算：

fcu,ic=0.0327vai1.919Rai1.154                   （6.2.1-1）

式中 fcu,ic— 第i个测区混凝土抗压强度换算值(MPa)，精确至0.1 MPa。

【6.2.1说明】当无专用或地区测强曲线时，通过验证试验后可按本规程附录C进行抗压强度换算值的计算。

本规程修订后的全国测强曲线收集北京、山东、上海、四川、云南五个地区16247组测试数据，其中碎石数据15421组、卵石数据826组。数据剔除26组人为因素错误数据，由于卵石的使用量较少所以其余16221组均数据参与回归计算。采用初步回归计算后剔除大于2倍标准差34%数据后进行二次回归的方式进行计算。

14000多组数据的综合分析计算表明，本规程中卵石和碎石的测强曲线适用于：掺或不掺外加剂、粉煤灰、泵送剂；泵送混凝土、人工或一般机械搅拌、成型的混凝土；龄期为7～2000d的混凝土；强度为10～70MPa的结构或构件混凝土的强度检测推定。超声回弹综合法测强曲线的系数值和统计分析指标见下表。

| 剔除前数量 | 剔除后数量 | 回 归 系 数 |  |  | 相关 系数 （r） | 相对误差 （%） | 平均相对误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |  |  |  |
| 16221 | 14965 | 0.0327 | 1.919 | 1.154 | 0.92 | 15.2 | 12.31 |

6.3  专用或地区测强曲线

6.3.1  专用测强曲线或地区测强曲线应按本规程附录A的规定制定。

6.3.2  专用或地区测强曲线的抗压强度平均相对误差δ、相对标准差er应符合下列规定：

1  专用测强曲线：平均相对误差δ10%，相对标准差er12%；

2  地区测强曲线：平均相对误差δ11%，相对标准差er14%；

3  平均相对误差δ、相对标准差er应按式（A.0.8-2）、式（A.0.8-3）计算。

【6.3.2说明】凡有条件的地区，可采用本地区常用的有代表性的材料、成型养护工艺和龄期为基本条件，制作一定数量的混凝土立方体试件，进行超声、回弹和抗压试验，建立本地区曲线或大型工程专用测强曲线。这种测强曲线，对于本地区或本工程来说，它的适应性和强度推定误差均优于全国测强曲线。本规程规定，专用测强曲线平均相对误差δ10%，相对标准差er12%；地区测强曲线平均相对误差δ11%，相对标准差er14%。

6.3.3  专用或地区测强曲线应与制定该类测强曲线相同的混凝土相适应，不得超出该类测强曲线的适用范围。应经常抽取一定数量的同条件试件进行校核，当发现有显著差异时，应及时查找原因，并不得继续使用。

【6.3.3说明】专用或地区测强曲线制定并批准实施使用后，应注意其使用范围只能在制定该曲线时的试件条件范围内，例如龄期、原材料、外加剂、强度区间等等，不允许超出该使用范围。这些测强曲线均为经验公式制定，因此决不能仅仅根据测强公式而任意外推，以免得出错误的计算结果。此外，尚应经常抽取一定数量的同条件试件进行校核，如发现误差较大时，应停止使用并应及时查找原因。

6.4  混凝土强度推定

6.4.1  结构或构件中第i个测区的混凝土抗压强度换算值，可按本规程第5.2节和第5.3节的规定求得修正后的测区回弹代表值Rai和声速代表值vai后，采用本规程第6.1.1规定的测强曲线换算而得。

【6.4.1说明】结构或构件的测区混凝土抗压强度换算值，是由相应测区修正后的回弹代表值和声速代表值按测强曲线计算得出的。

6.4.2  当结构或构件所采用的材料及其龄期与制定测强曲线所采用的材料及其龄期有较大差异时，可采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。对同一强度等级混凝土修正时，芯样数量不应少于6个，公称直径宜为100mm，高径比应为1。芯样应在测区内钻取，每个芯样应只加工一个试件。同条件试块修正时，试块数量不应少于6个，试块边长应为150mm。计算时，测区混凝土强度修正量及测区混凝土强度换算值的修正应符合下列规定：
    1．修正量应按下列公式计算：

Δ tot=fcor,m−fcu,m0c                (6.4.2-1)

Δ tot=fcu,m−fcu,m0c               （6.4.2-2）

fcor,m=1ni=1nfcor,i                 （6.4.2-3）

fcu,m=1ni=1nfcu,i                  （6.4.2-4）

fcu,m0c=1ni=1nfcu,ic                  （6.4.2-5）

式中  Δ  tot— 测区混凝土强度修正量（MPa），精确至0.1MPa；

fcor，m— 芯样试件混凝土强度平均值（MPa），精确至0.1MPa；

fcu,m— 150mm同条件立方体试块混凝土强度平均值（MPa），精确至0.1MPa；

fcu,m0c— 对应于钻芯部位或同条件立方体试块测区混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

fcor，i—第i个混凝土芯样试件的抗压强度；

fcu，i—第i个混凝土立方体试块的抗压强度；

fcu，ic—对应于第i个芯样部位或同条件立方体试块测区回弹值和声速值的混凝土强度换算值，可按本规程附录C取值；

n — 芯样或试块数量。

1．测区混凝土强度换算值的修正应按下式计算：

fcu,i1c=fcu,i0c+Δ tot                      （6.4.2-6）

式中  fcu，i0c—第i个测区修正前的混凝土换算值（MPa）精确至0.1MPa；

fcu，i1c—第i个测区修正后的混凝土换算值（MPa）精确至0.1MPa；

【6.4.2说明】当现场检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时，须用同条件立方体试件或在测区钻取的混凝土芯样试件进行修正。修正的方法有修正系数法和修正量法，本规程采用修正量法。在确定修正量时，试件数量应不少于6个。

6.4.3  结构或构件混凝土抗压强度推定值fcu,e，应按下列规定确定：

1  当结构或构件的测区抗压强度换算值中出现小于10.0MPa的值时，该构件的混凝土抗压强度推定值fcu,e取小于10.0MPa。

2  当结构或构件中测区数少于10个时，应按下列公式计算：

fcu,e=fcu,minc                                   （6.4.3-1）

式中   fcu,minc— 结构或构件最小的测区混凝土抗压强度换算值（MPa），精确至0.1MPa。

- 当结构或构件中测区数不少于10个或按批量检测时，应按下列公式计算：

mfcuc=1ni=1nfcu,ic                         （6.4.3-2）

sfcuc=i=1n(fcu,ic)2−n(mfcuc)2n−1                     （6.4.3-3）

fcu,e=mfcuc－1.645sfcuc                     （6.4.3-4）

式中  fcu,ic — 结构或构件第i个测区的混凝土抗压强度换算值（MPa），精确至0.1 MPa；；

mfcuc— 结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1 MPa；

sfcuc — 结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的标准差（MPa），精确至0.01 MPa。

n — 测区数。对于单个检测的构件，取该构件的测区数；对批量检测的构件，取所有被抽检构件测区数之总和。

【6.4.3说明】按本规程检测推定的混凝土抗压强度不等于施工现场取样成型并标准养护28d所得的试件抗压强度。因此，在正常情况下混凝土强度的验收与评定，应按现行国家标准执行。

当结构或构件的测区抗压强度换算值中出现小于10.0MPa的值时,该构件混凝土抗压强度推定值fcu,e应取小于10MPa。如测区换算值小于10.0MPa或大于70.0MPa，因超出了本规程强度换算方法的适用范围，故该测区的混凝土抗压强度应表述为“＜10.0 MPa”，或“＞70.0MPa”。如构件测区中有小于10.0 MPa的测区，因不能计算构件混凝土的强度标准差，则该构件混凝土的推定强度应表述为“＜10.0 MPa”；如构件测区中有大于70.0MPa的测区，也不能计算构件混凝土的强度标准差，此时，构件混凝土抗压强度的推定值取该构件各测区中最小的测区混凝土抗压强度换算值。

当构件测区数少于10个时，应按式（6.4.3-1）计算推定抗压强度。

当构件测区数不少于10个时，应按式（6.4.3-2）~（6.4.3-4）计算推定抗压强度。当按批推定构件混凝土抗压强度时，也应按式（6.4.3-2）~（6.4.3-4）计算，但此时的强度平均值和标准差应采用该检验批中所有抽检构件的测区强度来计算。

结构或构件混凝土强度的平均值和标准差是用各测区的混凝土强度换算值来计算。当按批推定混凝土强度时，如测区混凝土强度标准差超过本规程第6.4.4条规定，说明该批构件的混凝土制作条件不尽相同，混凝土强度质量均匀性差，不能按批推定混凝土强度。

6.4.4  对按批量检测的构件，当该批构件的测区混凝土抗压强度标准差出现下列情况之一时，该批构件应全部按单个构件进行强度推定：

1  该批构件的混凝土抗压强度平均值mfcuc＜25.0 MPa，标准差sfcuc>4.50 MPa；

2  该批构件的混凝土抗压强度平均值25.0MPa≤mfcuc≤50MPa，标准差sfcuc>5.50 MPa；

3  该批构件的混凝土抗压强度平均值mfcuc＞50.0 MPa，标准差sfcuc>6.50 MPa。

【6.4.4说明】对按批量检测的构件，当测区混凝土强度标准差大于规定的范围时，说明已有某些偶然因素起作用，例如构件不是同一强度等级，龄期差异较大等，该批构件的混凝土质量不均匀，因此不能按批进行强度推定，应全部按单个构件进行强度推定。

6.4.5  超声回弹综合法检测记录及结构混凝土抗压强度计算宜参照附录F和附录G执行。

6.4.6  检测报告应包括下列资料：

1  工程名称、工程地址、设计、施工、监理、建设和监督单位以及委托方信息；

2  工程概况；

3  结构或构件名称、数量及设计要求的混凝土强度等级；

4  施工时模板、浇筑工艺、养护情况及成型日期等；

5  抽样方案；

6  抽样数量及抽样方法；

7  检测设备；

8  检测依据；

9  现场检测环境条件(温度等)；

10  检测人员及检测日期；

11  构件及测区平面布置示意图；

12  检测结果应包含平均值、标准差、强度推定值。

附录A  建立专用或地区测强曲线的基本要求

A.0.1  建立专用或地区测强曲线时，采用的仪器设备应满足下列要求：

1  采用中型回弹仪，并应符合本规程第3.1节的各项规定；

2  采用低频混凝土超声波检测仪，并应符合本规程第4.1节的各项规定；

3  选用的换能器应符合本规程第4.2节的各项规定。

A.0.2  建立专用测强曲线时，混凝土试件应采用与被检测混凝土相同的原材料和成型养护工艺及强度等级；

A.0.3  建立地区测强曲线时，制作混凝土的材料应满足下列要求：

1  混凝土用水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定；

2  混凝土用砂、石应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定；

3  混凝土拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

A.0.4  建立地区测强曲线时，应选用本地区常用水泥、粗骨料、细骨料，按常用配合比制作混凝土强度等级为C10、C20、C30、C40、C50、C60的标准试件。

A.0.5  试件准备应符合下列规定：

1  试模应符合现行行业标准《混凝土试模》JG 237的规定；

2  每一混凝土强度等级的试件，采用同一盘或同一车混凝土中取出均匀装模振动成型，边长为150mm×150mm×150mm的立方体试件；

3  试件拆模后浇水养护7d，然后按“品”字形堆放在不受日晒雨淋处自然养护；

4  试件的测试龄期宜分为14d、28d、60d、90d、180d和365d；

5  对同一强度等级的混凝土，应一次成型完成；

6  建立专用测强曲线的试件应按实际使用强度等级和表A.0.5的规定制作。建立地方测区曲线的试件应按表A.0.5的规定制作。

表A.0.5  混凝土试件制作数量和测试时间

| 强度等级 | 龄期 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14d | 28d | 60d | 90d | 180d | 365d |  |
| C10 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 18个 |
| C20 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 18个 |
| C30 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 18个 |
| C40 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 18个 |
| C50 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 18个 |
| C60 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 18个 |

A.0.6  试件的测试应符合下列规定：

1  整理试件。将被测试件四个浇筑侧面上的尘土、污物等擦拭干净，以同一强度等级混凝土的3个试件作为一组，依次编号；

2  在试件测试面上标示超声测点。 取试件浇筑方向的侧面为测试面，在两个相对测试面上分别画出相对应的3个测点（图A.0.6）；

3  测量试件的超声测距。采用钢卷尺或钢板尺，在两个超声测试面的两侧边缘处逐点测量两测试面的垂直距离，取两边缘对应垂直距离的平均值作为测点的超声测距值l1、l2、l3；

4  测量试件的声时值。在试件两个测试面的对应测点位置涂抹耦合剂，将一对发射和接收换能器耦合在对应测点上，并始终保持两个换能器的轴线在同一直线上。逐点测读声时读数t1、t2、t3，精确至0.1s；

5  计算声速值。分别计算3个测点的声速值vi，取3个测点声速的平均值作为该试件的混凝土中声速代表值v，即：

v=13i=13liti−t0                   （A.0.6）

式中　v — 试件混凝土中声速值（km/s）, 精确至0.01km/s；

li — 第个测点超声测距(mm)，精确至1mm；

ti — 第个测点混凝土中声时读数（μs），精确至0.1μs；

t0 — 声时初读数（μs）。

浇筑面

b=150mm

图A.0.6　声时测量测点布置示意

6  测量回弹值。应先将试件超声测试面的耦合剂擦拭干净，再置于压力机上下承压板之间，使另外一对侧面朝向便于回弹测试的方向，然后加压至60kN~80kN并保持此压力。分别在试件两个相对侧面上按本规程第5.2.1条规定的水平测试方法各测5点回弹值，精确至1。剔除1个最大值和1个最小值，取余下8个有效回弹值的平均值作为该试件的回弹代表值R，计算精确至0.1。

7 抗压强度试验。回弹值测试完毕后, 卸荷将回弹测试面放置在压力机承压板正中，按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081的规定速度连续均匀加荷至破坏。计算抗压强度实测值fcuo，精确至0.1MPa。

A.0.7  测强曲线应按下列规定进行计算：

1 数据整理汇总。将各试件测试所得的声速值v、回弹值R和试件抗压强度实测值fcuo汇总；

2 回归分析。宜采用下列形式的回归方程式计算：

fcuc=avbRc                   （A.0.7-1）

式中  a — 常数项；

b、c — 回归系数；

fcuc — 混凝土试件抗压强度换算值（MPa）。

3 测强曲线的平均相对误差δ、相对标准差er应按下列公式计算：

δ=1ni=1nfcu,icfcu,i0−1×100%                    （A.0.7-2）

er=1n−1i=1n(fcu,icfcu,i0−1)2×100%               （A.0.7-3）

式中  δ — 平均相对误差（%），精确至0.1%；

er — 相对标准差（%），精确至0.1%；

fcu,ic— 第i个立方体试件按式（A.0.8-1）计算的抗压强度换算值（MPa），精确至0.1MPa；

fcu,i0— 第i个立方体试件的抗压强度实测值（MPa），精确至0.1MPa；

n— 制定回归方程式的试件数。

A.0.8  回归方程式的误差如符合本规程第6.3.2条的要求，则经有关部门批准后， 可作为专用或地区测强曲线。

A.0.9  可根据回归方程(A.0.7-1)，按系列回弹代表值和声速代表值计算出混凝土抗压强度换算值，列出“测区混凝土抗压强度换算表（fcuc−va−Ra）”，供速查用。

A.0.10  测区混凝土抗压强度换算表只限于在建立测强曲线的立方体试件强度范围内使用，不得外延。

【附录A说明】建立专用或地区混凝土强度曲线的基本要求

由于各地区或某一专项工程的气候条件、混凝土原材料、施工工艺及技术水平等存在差异，为了使测强曲线的使用条件尽可能地符合本地区或某一专项工程的实际情况，建立专用或地区测强曲线，以减少工程检测中的验证和修正工作量，同时也可避免因修正不当带入新的误差因素，从而提高超声回弹综合法检测混凝土强度的准确性和可靠性。因此，建立专用或地区测强曲线时，除了采用专项工程的混凝土原材料或本地区常用原材料，以及混凝土配合比外，还应严格控制试件的制作、养护及超声、回弹和抗压强度试验等每一操作环节，并注意观察、记录试验过程中的异常现象（如试件测试面是否平整、试件是否标准立方体、测试时试件表面干湿状态、抗压破坏是否有偏心受压、混凝土中的石子含量偏多或偏少及分布是否均匀等），对明显异常的数据，应认真分析其原因再确定取舍。根据声速代表值、回弹代表值和试件抗压强度实测值进行回归分析、相关分析和误差分析，可得到混凝土强度曲线。根据回归方程的误差分析结果，也可针对误差特别大的个别数据进行分析判断，若系试验过程中带进的较大误差，可以剔除该数据后再进行回归分析。总之，建立测强曲线是一个技术性很强的工作，必须认真仔细、严肃对待。

除本规程附录A式（A.0.7-1）推荐的回归方程形式外，如有其他更好的形式，只要满足第6.3.2条的要求都可以采用。

附录B  超声波角测和声速计算方法

B.0.1  当结构或构件被测部位只有两个相邻表面可供检测时，可采用角测方法测量混凝土中声速。每个测区布置3个测点，换能器布置如图B.0.1所示。

图B.0.1  超声波角测示意

【B.0.1说明】有时被测构件旁边存在墙体、管道等障碍物，只有两个相邻表面可供检测，此时仍然可以进行超声回弹综合法测强，即在两个相邻表面的对应位置布置超声测点，采用丁角方法测量混凝土声速。

B.0.2  布置超声角测点时，换能器中心与构件边缘的距离l1、l2不宜小于200mm。

【B.0.2说明】为使超声波能充分反映构件内部混凝土的质量，同时还要尽可能避开钢筋的影响，布置超声测点时最好使换能器尽量离开构件边缘远一些（图B.0.1）。计算分析表明，换能器中心点与构件边缘的距离只要不小于200mm，即使混凝土声速小到3.50km/s～3.80km/s也不会受钢筋的影响。在检测中可能会遇到一个表面较窄另一表面较宽的构件，所以布置测点时不要求l1与l2相等，但二者相差不宜大于2倍 。

B.0.3  角测时超声测距应按下列公式计算：

li=l1i2+l2i2                                  (B.0.3)

式中  li — 角测第i个测点的超声测距 (mm)；

l1i、l2i — 角测第i个测点换能器与构件边缘的距离（mm）。

B.0.4  角测时，混凝土中声速代表值应按下列公式计算：

v=13i=13liti−t0                           (B.0.4)

式中  v — 角测时混凝土中声速代表值（km/s）；

ti — 角测第i个测点的声时读数（μs）；

t0 — 声时初读数（μs）。

【B.0.3～B.0.4说明】大量对比试验表明，可采用F、S换能器中心点与构件边缘的距离l1、l2 ，按几何学原理计算超声测距l；用此测距l与角测的声时值计算所得的声速值，与对测的声速值没有明显差异，不需作任何修正。

附录C  测区混凝土抗压强度换算表

| va fcuc Ra | 3.80 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.88 | 3.90 | 3.92 | 3.94 | 3.96 | 3.98 | 4.00 | 4.02 | 4.04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | — | — | — | — | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |  |  |
| 16.0 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 |  |  |
| 17.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 |  |  |
| 18.0 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 |  |  |
| 19.0 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.3 |  |  |
| 20.0 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 |  |  |
| 21.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 16.0 |  |  |
| 22.0 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.9 |  |  |
| 23.0 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.8 |  |  |
| 24.0 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.7 |  |  |
| 25.0 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.6 |  |  |
| 26.0 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.5 |  |  |
| 27.0 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |  |  |
| 28.0 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 |  |  |
| 29.0 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 |  |  |
| 30.0 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 |  |  |
| 31.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.1 |  |  |
| 32.0 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26.0 |  |  |
| 33.0 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.7 | 24.9 | 25.2 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 26.7 | 26.9 |  |  |
| 34.0 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.6 | 25.8 | 26.1 | 26.3 | 26.6 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.9 |  |  |
| 35.0 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 26.7 | 27.0 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 28.8 |  |  |
| 36.0 | 26.5 | 26.8 | 27.0 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.8 |  |  |
| 37.0 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 |  |  |
| 38.0 | 28.2 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.7 |  |  |
| 39.0 | 29.1 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 32.7 |  |  |
| 40.0 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 32.7 | 33.0 | 33.3 | 33.6 |  |  |
| 41.0 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.7 | 32.0 | 32.4 | 32.7 | 33.0 | 33.3 | 33.6 | 34.0 | 34.3 | 34.6 |  |  |
| 42.0 | 31.7 | 32.0 | 32.3 | 32.6 | 32.9 | 33.3 | 33.6 | 33.9 | 34.3 | 34.6 | 34.9 | 35.3 | 35.6 |  |  |
| 43.0 | 32.5 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34.2 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 35.5 | 35.9 | 36.2 | 36.6 |  |  |
| 44.0 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 34.4 | 34.8 | 35.1 | 35.4 | 35.8 | 36.1 | 36.5 | 36.9 | 37.2 | 37.6 |  |  |
| 45.0 | 34.3 | 34.6 | 35.0 | 35.3 | 35.7 | 36.0 | 36.4 | 36.7 | 37.1 | 37.5 | 37.8 | 38.2 | 38.5 |  |  |
| 46.0 | 35.2 | 35.5 | 35.9 | 36.2 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.7 | 38.0 | 38.4 | 38.8 | 39.2 | 39.5 |  |  |
| 47.0 | 36.0 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 37.5 | 37.9 | 38.3 | 38.6 | 39.0 | 39.4 | 39.8 | 40.1 | 40.5 |  |  |
| 48.0 | 36.9 | 37.3 | 37.7 | 38.1 | 38.4 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 40.0 | 40.4 | 40.7 | 41.1 | 41.5 |  |  |
| 49.0 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39.0 | 39.4 | 39.7 | 40.1 | 40.5 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.5 |  |  |
| 50.0 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.9 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.5 |  |  |
| 51.0 | 39.6 | 40.0 | 40.4 | 40.8 | 41.2 | 41.6 | 42.0 | 42.4 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 |  |  |
| 52.0 | 40.5 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.6 | 43.0 | 43.4 | 43.8 | 44.3 | 44.7 | 45.1 | 45.5 |  |  |
| 53.0 | 41.4 | 41.8 | 42.2 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.9 | 44.4 | 44.8 | 45.2 | 45.7 | 46.1 | 46.6 |  |  |
| 54.0 | 42.3 | 42.7 | 43.2 | 43.6 | 44.0 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.8 | 46.2 | 46.7 | 47.1 | 47.6 |  |  |
| 55.0 | 43.2 | 43.6 | 44.1 | 44.5 | 45.0 | 45.4 | 45.9 | 46.3 | 46.8 | 47.2 | 47.7 | 48.1 | 48.6 |  |  |

续表C

| va fcuc Ra | 4.06 | 4.08 | 4.10 | 4.12 | 4.14 | 4.16 | 4.18 | 4.20 | 4.22 | 4.24 | 4.26 | 4.28 | 4.30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 |  |
| 16.0 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.2 |  |
| 17.0 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 |  |
| 18.0 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 |  |
| 19.0 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 |  |
| 20.0 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 |  |
| 21.0 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.0 |  |
| 22.0 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.0 |  |
| 23.0 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 20.0 |  |
| 24.0 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 21.0 |  |
| 25.0 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.0 |  |
| 26.0 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 |  |
| 27.0 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 |  |
| 28.0 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 25.1 |  |
| 29.0 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.2 |  |
| 30.0 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | 27.2 |  |
| 31.0 | 25.3 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.3 | 26.5 | 26.8 | 27.0 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 28.0 | 28.3 |  |
| 32.0 | 26.3 | 26.5 | 26.8 | 27.0 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.3 |  |
| 33.0 | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 28.0 | 28.2 | 28.5 | 28.8 | 29.0 | 29.3 | 29.6 | 29.8 | 30.1 | 30.4 |  |
| 34.0 | 28.2 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.4 |  |
| 35.0 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.6 | 31.9 | 32.2 | 32.5 |  |
| 36.0 | 30.1 | 30.4 | 30.7 | 30.9 | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 32.7 | 33.0 | 33.3 | 33.6 |  |
| 37.0 | 31.0 | 31.3 | 31.6 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 33.4 | 33.7 | 34.0 | 34.4 | 34.7 |  |
| 38.0 | 32.0 | 32.3 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.4 | 35.7 |  |
| 39.0 | 33.0 | 33.3 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.5 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 36.8 |  |
| 40.0 | 34.0 | 34.3 | 34.6 | 34.9 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 37.3 | 37.6 | 37.9 |  |
| 41.0 | 35.0 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.6 | 38.0 | 38.3 | 38.7 | 39.0 |  |
| 42.0 | 35.9 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.7 | 38.0 | 38.4 | 38.7 | 39.1 | 39.4 | 39.8 | 40.1 |  |
| 43.0 | 36.9 | 37.3 | 37.6 | 38.0 | 38.3 | 38.7 | 39.0 | 39.4 | 39.8 | 40.1 | 40.5 | 40.9 | 41.2 |  |
| 44.0 | 37.9 | 38.3 | 38.6 | 39.0 | 39.4 | 39.7 | 40.1 | 40.5 | 40.8 | 41.2 | 41.6 | 42.0 | 42.3 |  |
| 45.0 | 38.9 | 39.3 | 39.7 | 40.0 | 40.4 | 40.8 | 41.2 | 41.5 | 41.9 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.4 |  |
| 46.0 | 39.9 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.4 | 41.8 | 42.2 | 42.6 | 43.0 | 43.4 | 43.8 | 44.2 | 44.6 |  |
| 47.0 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.7 |  |
| 48.0 | 41.9 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.9 | 44.3 | 44.7 | 45.2 | 45.6 | 46.0 | 46.4 | 46.8 |  |
| 49.0 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.2 | 44.6 | 45.0 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 46.7 | 47.1 | 47.5 | 47.9 |  |
| 50.0 | 43.9 | 44.4 | 44.8 | 45.2 | 45.6 | 46.0 | 46.5 | 46.9 | 47.3 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 49.1 |  |
| 51.0 | 45.0 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 46.7 | 47.1 | 47.5 | 48.0 | 48.4 | 48.9 | 49.3 | 49.8 | 50.2 |  |
| 52.0 | 46.0 | 46.4 | 46.9 | 47.3 | 47.7 | 48.2 | 48.6 | 49.1 | 49.5 | 50.0 | 50.4 | 50.9 | 51.3 |  |
| 53.0 | 47.0 | 47.4 | 47.9 | 48.3 | 48.8 | 49.2 | 49.7 | 50.2 | 50.6 | 51.1 | 51.5 | 52.0 | 52.5 |  |
| 54.0 | 48.0 | 48.5 | 48.9 | 49.4 | 49.9 | 50.3 | 50.8 | 51.3 | 51.7 | 52.2 | 52.7 | 53.1 | 53.6 |  |
| 55.0 | 49.1 | 49.5 | 50.0 | 50.5 | 50.9 | 51.4 | 51.9 | 52.4 | 52.8 | 53.3 | 53.8 | 54.3 | 54.8 |  |

续表C

| va fcuc Ra | 4.32 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.40 | 4.42 | 4.44 | 4.46 | 4.48 | 4.50 | 4.52 | 4.54 | 4.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 16.0 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 |
| 17.0 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 |
| 18.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 |
| 19.0 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 18.0 |
| 20.0 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19.1 |
| 21.0 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 20.0 | 20.2 |
| 22.0 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| 23.0 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.0 | 22.2 | 22.4 |
| 24.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 |
| 25.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.7 |
| 26.0 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 |
| 27.0 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 27.0 |
| 28.0 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.1 |
| 29.0 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.1 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.3 |
| 30.0 | 27.5 | 27.7 | 27.9 | 28.2 | 28.4 | 28.7 | 28.9 | 29.2 | 29.4 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.5 |
| 31.0 | 28.5 | 28.8 | 29.0 | 29.3 | 29.5 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.6 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.6 |
| 32.0 | 29.6 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.4 | 31.7 | 32.0 | 32.3 | 32.5 | 32.8 |
| 33.0 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.5 | 31.7 | 32.0 | 32.3 | 32.6 | 32.9 | 33.1 | 33.4 | 33.7 | 34.0 |
| 34.0 | 31.7 | 32.0 | 32.3 | 32.6 | 32.9 | 33.1 | 33.4 | 33.7 | 34.0 | 34.3 | 34.6 | 34.9 | 35.2 |
| 35.0 | 32.8 | 33.1 | 33.4 | 33.7 | 34.0 | 34.3 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.5 | 35.8 | 36.1 | 36.4 |
| 36.0 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.6 |
| 37.0 | 35.0 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 36.9 | 37.2 | 37.5 | 37.8 | 38.1 | 38.5 | 38.8 |
| 38.0 | 36.1 | 36.4 | 36.7 | 37.0 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 38.7 | 39.0 | 39.3 | 39.7 | 40.0 |
| 39.0 | 37.2 | 37.5 | 37.8 | 38.2 | 38.5 | 38.8 | 39.2 | 39.5 | 39.9 | 40.2 | 40.5 | 40.9 | 41.2 |
| 40.0 | 38.3 | 38.6 | 38.9 | 39.3 | 39.6 | 40.0 | 40.3 | 40.7 | 41.0 | 41.4 | 41.7 | 42.1 | 42.5 |
| 41.0 | 39.4 | 39.7 | 40.1 | 40.4 | 40.8 | 41.1 | 41.5 | 41.9 | 42.2 | 42.6 | 42.9 | 43.3 | 43.7 |
| 42.0 | 40.5 | 40.8 | 41.2 | 41.6 | 41.9 | 42.3 | 42.7 | 43.0 | 43.4 | 43.8 | 44.2 | 44.5 | 44.9 |
| 43.0 | 41.6 | 42.0 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.8 | 44.2 | 44.6 | 45.0 | 45.4 | 45.8 | 46.1 |
| 44.0 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.6 | 45.0 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 46.6 | 47.0 | 47.4 |
| 45.0 | 43.8 | 44.2 | 44.6 | 45.0 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 46.6 | 47.0 | 47.4 | 47.8 | 48.2 | 48.6 |
| 46.0 | 45.0 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 46.6 | 47.0 | 47.4 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 49.0 | 49.5 | 49.9 |
| 47.0 | 46.1 | 46.5 | 46.9 | 47.3 | 47.7 | 48.2 | 48.6 | 49.0 | 49.4 | 49.8 | 50.3 | 50.7 | 51.1 |
| 48.0 | 47.2 | 47.6 | 48.1 | 48.5 | 48.9 | 49.3 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51.1 | 51.5 | 52.0 | 52.4 |
| 49.0 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.7 | 50.1 | 50.5 | 51.0 | 51.4 | 51.9 | 52.3 | 52.8 | 53.2 | 53.7 |
| 50.0 | 49.5 | 49.9 | 50.4 | 50.8 | 51.3 | 51.7 | 52.2 | 52.6 | 53.1 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 54.9 |
| 51.0 | 50.6 | 51.1 | 51.6 | 52.0 | 52.5 | 52.9 | 53.4 | 53.8 | 54.3 | 54.8 | 55.2 | 55.7 | 56.2 |
| 52.0 | 51.8 | 52.3 | 52.7 | 53.2 | 53.7 | 54.1 | 54.6 | 55.1 | 55.5 | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 |
| 53.0 | 52.9 | 53.4 | 53.9 | 54.4 | 54.8 | 55.3 | 55.8 | 56.3 | 56.8 | 57.3 | 57.8 | 58.2 | 58.7 |
| 54.0 | 54.1 | 54.6 | 55.1 | 55.6 | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
| 55.0 | 55.3 | 55.8 | 56.2 | 56.7 | 57.2 | 57.7 | 58.2 | 58.7 | 59.3 | 59.8 | 60.3 | 60.8 | 61.3 |

续表C

| va fcuc Ra | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.64 | 4.66 | 4.68 | 4.70 | 4.72 | 4.74 | 4.76 | 4.78 | 4.80 | 4.82 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 |  |  |
| 16.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 |  |  |
| 17.0 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.6 |  |  |
| 18.0 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.8 |  |  |
| 19.0 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 20.0 |  |  |
| 20.0 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 |  |  |
| 21.0 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.4 |  |  |
| 22.0 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 |  |  |
| 23.0 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.9 |  |  |
| 24.0 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.2 |  |  |
| 25.0 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.4 |  |  |
| 26.0 | 26.0 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 28.7 |  |  |
| 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.8 | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.8 | 30.0 |  |  |
| 28.0 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29.1 | 29.3 | 29.6 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 31.0 | 31.3 |  |  |
| 29.0 | 29.5 | 29.8 | 30.0 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 | 32.1 | 32.3 | 32.6 |  |  |
| 30.0 | 30.7 | 31.0 | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 32.0 | 32.3 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 33.3 | 33.6 | 33.9 |  |  |
| 31.0 | 31.9 | 32.2 | 32.4 | 32.7 | 33.0 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | 34.3 | 34.6 | 34.9 | 35.2 |  |  |
| 32.0 | 33.1 | 33.4 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.2 | 36.5 |  |  |
| 33.0 | 34.3 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.4 | 35.7 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 37.2 | 37.5 | 37.8 |  |  |
| 34.0 | 35.5 | 35.8 | 36.1 | 36.4 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | 38.8 | 39.1 |  |  |
| 35.0 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 38.2 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 40.2 | 40.5 |  |  |
| 36.0 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 40.2 | 40.5 | 40.8 | 41.1 | 41.5 | 41.8 |  |  |
| 37.0 | 39.1 | 39.5 | 39.8 | 40.1 | 40.4 | 40.8 | 41.1 | 41.5 | 41.8 | 42.1 | 42.5 | 42.8 | 43.2 |  |  |
| 38.0 | 40.3 | 40.7 | 41.0 | 41.4 | 41.7 | 42.1 | 42.4 | 42.7 | 43.1 | 43.4 | 43.8 | 44.1 | 44.5 |  |  |
| 39.0 | 41.6 | 41.9 | 42.3 | 42.6 | 43.0 | 43.3 | 43.7 | 44.0 | 44.4 | 44.8 | 45.1 | 45.5 | 45.9 |  |  |
| 40.0 | 42.8 | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.3 | 44.6 | 45.0 | 45.4 | 45.7 | 46.1 | 46.5 | 46.8 | 47.2 |  |  |
| 41.0 | 44.0 | 44.4 | 44.8 | 45.2 | 45.5 | 45.9 | 46.3 | 46.7 | 47.0 | 47.4 | 47.8 | 48.2 | 48.6 |  |  |
| 42.0 | 45.3 | 45.7 | 46.0 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 47.6 | 48.0 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 50.0 |  |  |
| 43.0 | 46.5 | 46.9 | 47.3 | 47.7 | 48.1 | 48.5 | 48.9 | 49.3 | 49.7 | 50.1 | 50.5 | 50.9 | 51.3 |  |  |
| 44.0 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 49.0 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51.0 | 51.5 | 51.9 | 52.3 | 52.7 |  |  |
| 45.0 | 49.0 | 49.5 | 49.9 | 50.3 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 52.0 | 52.4 | 52.8 | 53.2 | 53.7 | 54.1 |  |  |
| 46.0 | 50.3 | 50.7 | 51.1 | 51.6 | 52.0 | 52.4 | 52.9 | 53.3 | 53.7 | 54.2 | 54.6 | 55.0 | 55.5 |  |  |
| 47.0 | 51.6 | 52.0 | 52.4 | 52.9 | 53.3 | 53.7 | 54.2 | 54.6 | 55.1 | 55.5 | 56.0 | 56.4 | 56.9 |  |  |
| 48.0 | 52.8 | 53.3 | 53.7 | 54.2 | 54.6 | 55.1 | 55.5 | 56.0 | 56.4 | 56.9 | 57.3 | 57.8 | 58.3 |  |  |
| 49.0 | 54.1 | 54.6 | 55.0 | 55.5 | 55.9 | 56.4 | 56.9 | 57.3 | 57.8 | 58.3 | 58.7 | 59.2 | 59.7 |  |  |
| 50.0 | 55.4 | 55.8 | 56.3 | 56.8 | 57.3 | 57.7 | 58.2 | 58.7 | 59.2 | 59.6 | 60.1 | 60.6 | 61.1 |  |  |
| 51.0 | 56.7 | 57.1 | 57.6 | 58.1 | 58.6 | 59.1 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |  |  |
| 52.0 | 57.9 | 58.4 | 58.9 | 59.4 | 59.9 | 60.4 | 60.9 | 61.4 | 61.9 | 62.4 | 62.9 | 63.4 | 63.9 |  |  |
| 53.0 | 59.2 | 59.7 | 60.2 | 60.7 | 61.2 | 61.7 | 62.2 | 62.8 | 63.3 | 63.8 | 64.3 | 64.8 | 65.3 |  |  |
| 54.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.1 | 62.6 | 63.1 | 63.6 | 64.1 | 64.6 | 65.2 | 65.7 | 66.2 | 66.8 |  |  |
| 55.0 | 61.8 | 62.3 | 62.9 | 63.4 | 63.9 | 64.4 | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.6 | 67.1 | 67.6 | 68.2 |  |  |

续表C

| va fcuc Ra | 4.84 | 4.86 | 4.88 | 4.90 | 4.92 | 4.94 | 4.96 | 4.98 | 5.00 | 5.02 | 5.04 | 5.06 | 5.08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 |  |  |
| 16.0 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.1 |  |  |
| 17.0 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 19.0 | 19.2 | 19.3 | 19.5 |  |  |
| 18.0 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.0 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.8 |  |  |
| 19.0 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.1 |  |  |
| 20.0 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.5 |  |  |
| 21.0 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.6 | 24.8 |  |  |
| 22.0 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.2 |  |  |
| 23.0 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.6 |  |  |
| 24.0 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 29.0 |  |  |
| 25.0 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.1 | 30.4 |  |  |
| 26.0 | 28.9 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.6 | 30.8 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |  |  |
| 27.0 | 30.2 | 30.5 | 30.7 | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.7 | 31.9 | 32.2 | 32.4 | 32.7 | 32.9 | 33.2 |  |  |
| 28.0 | 31.5 | 31.8 | 32.0 | 32.3 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 33.3 | 33.6 | 33.8 | 34.1 | 34.3 | 34.6 |  |  |
| 29.0 | 32.8 | 33.1 | 33.4 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | 34.4 | 34.7 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 35.8 | 36.0 |  |  |
| 30.0 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 37.2 | 37.5 |  |  |
| 31.0 | 35.5 | 35.7 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 37.2 | 37.5 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 38.6 | 38.9 |  |  |
| 32.0 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 40.1 | 40.4 |  |  |
| 33.0 | 38.1 | 38.4 | 38.7 | 39.0 | 39.3 | 39.6 | 40.0 | 40.3 | 40.6 | 40.9 | 41.2 | 41.5 | 41.8 |  |  |
| 34.0 | 39.5 | 39.8 | 40.1 | 40.4 | 40.7 | 41.0 | 41.4 | 41.7 | 42.0 | 42.3 | 42.6 | 43.0 | 43.3 |  |  |
| 35.0 | 40.8 | 41.1 | 41.4 | 41.8 | 42.1 | 42.4 | 42.8 | 43.1 | 43.4 | 43.8 | 44.1 | 44.4 | 44.8 |  |  |
| 36.0 | 42.1 | 42.5 | 42.8 | 43.2 | 43.5 | 43.8 | 44.2 | 44.5 | 44.9 | 45.2 | 45.5 | 45.9 | 46.2 |  |  |
| 37.0 | 43.5 | 43.8 | 44.2 | 44.5 | 44.9 | 45.2 | 45.6 | 45.9 | 46.3 | 46.7 | 47.0 | 47.4 | 47.7 |  |  |
| 38.0 | 44.9 | 45.2 | 45.6 | 45.9 | 46.3 | 46.7 | 47.0 | 47.4 | 47.7 | 48.1 | 48.5 | 48.9 | 49.2 |  |  |
| 39.0 | 46.2 | 46.6 | 47.0 | 47.3 | 47.7 | 48.1 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 50.0 | 50.3 | 50.7 |  |  |
| 40.0 | 47.6 | 48.0 | 48.4 | 48.7 | 49.1 | 49.5 | 49.9 | 50.3 | 50.7 | 51.0 | 51.4 | 51.8 | 52.2 |  |  |
| 41.0 | 49.0 | 49.4 | 49.7 | 50.1 | 50.5 | 50.9 | 51.3 | 51.7 | 52.1 | 52.5 | 52.9 | 53.3 | 53.7 |  |  |
| 42.0 | 50.3 | 50.7 | 51.2 | 51.6 | 52.0 | 52.4 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 54.0 | 54.4 | 54.8 | 55.2 |  |  |
| 43.0 | 51.7 | 52.1 | 52.6 | 53.0 | 53.4 | 53.8 | 54.2 | 54.6 | 55.1 | 55.5 | 55.9 | 56.3 | 56.8 |  |  |
| 44.0 | 53.1 | 53.5 | 54.0 | 54.4 | 54.8 | 55.3 | 55.7 | 56.1 | 56.5 | 57.0 | 57.4 | 57.9 | 58.3 |  |  |
| 45.0 | 54.5 | 55.0 | 55.4 | 55.8 | 56.3 | 56.7 | 57.1 | 57.6 | 58.0 | 58.5 | 58.9 | 59.4 | 59.8 |  |  |
| 46.0 | 55.9 | 56.4 | 56.8 | 57.3 | 57.7 | 58.2 | 58.6 | 59.1 | 59.5 | 60.0 | 60.4 | 60.9 | 61.4 |  |  |
| 47.0 | 57.3 | 57.8 | 58.2 | 58.7 | 59.2 | 59.6 | 60.1 | 60.6 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.4 | 62.9 |  |  |
| 48.0 | 58.7 | 59.2 | 59.7 | 60.1 | 60.6 | 61.1 | 61.6 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |  |  |
| 49.0 | 60.2 | 60.6 | 61.1 | 61.6 | 62.1 | 62.6 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 66.0 |  |  |
| 50.0 | 61.6 | 62.1 | 62.6 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.1 | 67.6 |  |  |
| 51.0 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.1 | 67.6 | 68.1 | 68.6 | 69.1 |  |  |
| 52.0 | 64.4 | 64.9 | 65.4 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.6 | 69.1 | 69.6 |  |  |  |  |
| 53.0 | 65.9 | 66.4 | 66.9 | 67.4 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.6 | — | — | — | — | — |  |  |
| 54.0 | 67.3 | 67.8 | 68.4 | 68.9 | 69.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 55.0 | 68.7 | 69.3 | 69.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |

续表C

| va fcuc Ra | 5.10 | 5.12 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.20 | 5.22 | 5.24 | 5.26 | 5.28 | 5.30 | 5.32 | 5.34 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.5 |  |  |
| 16.0 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 20.0 |  |  |
| 17.0 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 21.4 |  |  |
| 18.0 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |  |  |
| 19.0 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.3 |  |  |
| 20.0 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 25.8 |  |  |
| 21.0 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 27.1 | 27.3 |  |  |
| 22.0 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.8 |  |  |
| 23.0 | 27.8 | 28.0 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.1 | 30.3 |  |  |
| 24.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.9 |  |  |
| 25.0 | 30.6 | 30.8 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.8 | 32.0 | 32.2 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.2 | 33.4 |  |  |
| 26.0 | 32.0 | 32.2 | 32.5 | 32.7 | 33.0 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | 34.0 | 34.2 | 34.5 | 34.7 | 35.0 |  |  |
| 27.0 | 33.4 | 33.7 | 33.9 | 34.2 | 34.4 | 34.7 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 35.7 | 36.0 | 36.3 | 36.5 |  |  |
| 28.0 | 34.9 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | 37.5 | 37.8 | 38.1 |  |  |
| 29.0 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.2 | 38.5 | 38.8 | 39.1 | 39.4 | 39.7 |  |  |
| 30.0 | 37.8 | 38.0 | 38.3 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 40.1 | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 41.2 |  |  |
| 31.0 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 40.1 | 40.4 | 40.7 | 41.0 | 41.3 | 41.6 | 41.9 | 42.2 | 42.5 | 42.8 |  |  |
| 32.0 | 40.7 | 41.0 | 41.3 | 41.6 | 41.9 | 42.2 | 42.5 | 42.8 | 43.2 | 43.5 | 43.8 | 44.1 | 44.4 |  |  |
| 33.0 | 42.1 | 42.5 | 42.8 | 43.1 | 43.4 | 43.7 | 44.1 | 44.4 | 44.7 | 45.0 | 45.4 | 45.7 | 46.0 |  |  |
| 34.0 | 43.6 | 44.0 | 44.3 | 44.6 | 44.9 | 45.3 | 45.6 | 45.9 | 46.3 | 46.6 | 47.0 | 47.3 | 47.6 |  |  |
| 35.0 | 45.1 | 45.4 | 45.8 | 46.1 | 46.5 | 46.8 | 47.2 | 47.5 | 47.9 | 48.2 | 48.6 | 48.9 | 49.3 |  |  |
| 36.0 | 46.6 | 46.9 | 47.3 | 47.7 | 48.0 | 48.4 | 48.7 | 49.1 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.5 | 50.9 |  |  |
| 37.0 | 48.1 | 48.5 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 49.9 | 50.3 | 50.7 | 51.0 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.5 |  |  |
| 38.0 | 49.6 | 50.0 | 50.3 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 51.9 | 52.2 | 52.6 | 53.0 | 53.4 | 53.8 | 54.2 |  |  |
| 39.0 | 51.1 | 51.5 | 51.9 | 52.3 | 52.7 | 53.0 | 53.4 | 53.8 | 54.2 | 54.6 | 55.0 | 55.4 | 55.8 |  |  |
| 40.0 | 52.6 | 53.0 | 53.4 | 53.8 | 54.2 | 54.6 | 55.0 | 55.4 | 55.8 | 56.2 | 56.7 | 57.1 | 57.5 |  |  |
| 41.0 | 54.1 | 54.5 | 55.0 | 55.4 | 55.8 | 56.2 | 56.6 | 57.0 | 57.4 | 57.9 | 58.3 | 58.7 | 59.1 |  |  |
| 42.0 | 55.7 | 56.1 | 56.5 | 56.9 | 57.4 | 57.8 | 58.2 | 58.6 | 59.1 | 59.5 | 59.9 | 60.4 | 60.8 |  |  |
| 43.0 | 57.2 | 57.6 | 58.1 | 58.5 | 58.9 | 59.4 | 59.8 | 60.3 | 60.7 | 61.1 | 61.6 | 62.0 | 62.5 |  |  |
| 44.0 | 58.7 | 59.2 | 59.6 | 60.1 | 60.5 | 61.0 | 61.4 | 61.9 | 62.3 | 62.8 | 63.2 | 63.7 | 64.2 |  |  |
| 45.0 | 60.3 | 60.7 | 61.2 | 61.6 | 62.1 | 62.6 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.4 | 64.9 | 65.4 | 65.8 |  |  |
| 46.0 | 61.8 | 62.3 | 62.8 | 63.2 | 63.7 | 64.2 | 64.7 | 65.1 | 65.6 | 66.1 | 66.6 | 67.0 | 67.5 |  |  |
| 47.0 | 63.4 | 63.9 | 64.3 | 64.8 | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.7 | 68.2 | 68.7 | 69.2 |  |  |
| 48.0 | 64.9 | 65.4 | 65.9 | 66.4 | 66.9 | 67.4 | 67.9 | 68.4 | 68.9 | 69.4 | 69.9 | — | — |  |  |
| 49.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 50.0 | 68.1 | 68.6 | 69.1 | 69.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 51.0 | 69.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 52.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 53.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 54.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 55.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |

注：1 表内未列数值可采用内插法求得，精确至0.1MPa；

2 表中va（km/s）为修正后的测区声速代表值，Ra为修正后的测区回弹代表值；

3 采用对测和角测时，表中va用v代替；当在侧面水平回弹时，表中Ra用R代替；

4 fcuc(MPa)为测区混凝土抗压强度换算值，也可按公式（6.0.3-1）计算。

【附录C说明】测区混凝土抗压强度换算

本规程测强曲线中新增加了长龄期混凝土、高强混凝土和泵送混凝土的数据，故适用于符合第6.0.2条规定条件的普通混凝土。测区混凝土的抗压强度换算，可根据同一测区的声速修正代表值和回弹修正代表值直接从强度换算表中查得，也可采用强度换算曲线公式计算。如出现测区换算强度值小于10.0MPa或大于70.0MPa，即超出换算曲线的适应范围时，该测区的抗压强度应表述为“＜10.0 MPa”或“＞70.0MPa”。

附录D  全国测强曲线的验证方法

D.0.1  当缺少专用或地区测强曲线时，可采用本规程规定的全国测强曲线，但使用前应进行验证。

D.0.2  测强曲线可按下列方法进行验证：

1 选用本地区常用的混凝土原材料，按常用配合比配制强度等级为C15、C20、C30、C40、C50、C60的混凝土，制作边长为150mm的立方体试件各3组（共18组），7d潮湿养护后再用自然养护；

2 采用符合本规程第3.1节各项规定的中型回弹仪和符合本规程第4.1节各项规定的低频混凝土超声波检测仪；

3  按龄期为28d、60d和90d进行超声回弹综合法测试和试件抗压试验；

4  根据每个试件测得的回弹值Ra、声速值va，由附录C表C.0.1或C.0.2查出该试件的抗压强度换算值fcu,ic；

5  将试件抗压试验所得的抗压强度实测值fcu,i0和按附录C表C.0.1或表C.0.2查得的相应抗压强度换算值fcu,ic，代入式（A.0.8-2）和式（A.0.8-3）进行计算，如所得平均相对误差δ≤12%，且相对标准差er≤15%，则可使用本规程规定的全国测强曲线。否则，应另行建立专用或地区测强曲线。

【附录D说明】全国测强曲线的验证方法

当缺乏专用或地区测强曲线而需采用本规程规定的全国测强曲线时，应先按本附录的规定进行验证。

附录E  用实测空气声速法校准混凝土超声波检测仪

E.0.1  空气中声速的测试步骤如下：

取常用平面换能器一对，接于超声波仪器上。开机预热10min。在空气中将两个换能器的辐射面对准，依次改变两个换能器辐射面之间的距离l（如50mm，60mm，70mm，80mm，90mm，100mm，110mm，120mm，……），在保持首波幅度一致的条件下，读取各间距所对应的声时值t1、t2、t3、……tn。同时测量空气温度Tk，精确至0.5℃。

测量时应注意下列事项：

1 两个换能器辐射面的轴线始终保持在同一直线上；

2 换能器辐射面间距的测量误差应不超过±0.5%，且测量精度为0.5mm；

3 换能器辐射面宜悬空相对放置；若置于地板或桌面上，必须在换能器下面垫以吸声材料。

E.0.2  实测空气中声速可采用下列两种方法之一计算：

1  以换能器辐射面间距为纵坐标，声时读数为横坐标，将各组数据点绘在直角坐标图上。穿越各点形成一直线，算出该直线的斜率，即为空气中声速实测值vo。

2  以各测点的测距l 和对应的声时t求回归直线方程l=a+bt。回归系数b便是空气中声速实测值vo。

E.0.3  空气中声速计算值vk可按式（4.3.2）求得。

E.0.4  误差计算

空气中声速计算值vk与空气中声速实测值vo之间的相对误差er，可按下列公式计算：

er=(vk−vo)vk×100%                  （E.0.4）

按式（E.0.4）计算所得的er值不应超过±0.5%。否则，应检查仪器各部位的连接后重测，或更换混凝土超声波检测仪。

【附录E说明】用实测空气声速法校准混凝土超声波检测仪

由物理学可知，空气中的声速除了随温度而变化外，受其它因素的影响很小。所以，采用测量空气中声速的方法定期检验仪器的性能，是一种简单易行的方法。该方法不仅检验仪器的计时机构是否可靠，还检验了仪器操作者的声时读取方法是否正确。一般说来，只要超声仪正常，操作人员的测试操作也准确无误，测试结果的相对误差er应不超过±0.5%。如果出现er超过±0.5%的情况，应首先复核测试操作是否正确，否则属于仪器计时系统不正常。

附录F  超声回弹综合法检测混凝土强度记录表

工程名称                                                                      构件名称

设    备: 回弹仪               率定值               超声仪            换能器        kHz,t0           环境温度                       ℃

回弹测试面                          测试角度            °超声测试方式 对测(侧,顶-底)；角测

共    页第     页

| 构件 编号 | 测 区 | 测点回弹值Ri |  |  |  |  |  |  |  | 测区回弹代表值R | 测点测距li／声时ti |  |  | 测区声速代表值v （km/s） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核：                  计算：                  记录：                  检验：                     测试日期：  年   月   日

附录G  结构混凝土抗压强度计算表

构件名称和编号：                                            共    页第    页

| 计 算 项 目 |  | 测 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 回 弹 值 | 测区代表值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 角度修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 角度修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浇筑面修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浇筑面修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 速 值 （km/s） | 测区代表值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正系数β、λ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正后的值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度修正系数值 η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测区强度换算值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度推定值（MPa） n= |  | mfcuc= MPa |  |  | sfcuc= MPa |  |  | fcu,e= MPa |  |  |  |
| 使用的测区强度 换算表 |  | 规程，地区，专用 |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |

复核：                计算：                计算日期：    年    月    日

【附录G说明】结构混凝土抗压强度计算表

两种表格供现场检测和数据汇总，以及留档存查之用。

附录F中，测区回弹代表值R应取10个测点有效回弹值Ri的平均值；测区声速代表值v应取3个测点声速值（vi=liti−t0）的平均值。

对测区数多于10个的构件，仍可利用附录F、G的表，只需在测区栏的序号上加一个“十”位数字而成为11，12，……20等即可。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按所指定标准执行时，写法“可参照……执行”。

引用标准名录

1《通用硅酸盐水泥》GB 175

2《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081

3《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

4《回弹仪》GB/T 9138

5《混凝土试模》JG 237

6《混凝土超声波检测仪》JG/T 5004

7《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

8《混凝土用水标准》JGJ 63

9《回弹仪检定规程》JJG 817

中国工程建设标准化协会标准

超声回弹综合法

检测混凝土强度技术规程

CECS 02：201X

条 文 说 明

前    言

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02：201X，经XXX

本规程是在《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02：2005的基础上修订而成，2005版本的主编单位是中国建筑科学研究院，参编单位是陕西省建筑科学研究设计院、广西区建筑科学研究设计院、湖南大学土木工程学院、贵州中建建筑科研设计院、浙江省建筑科学设计研究院、山东省乐陵市回弹仪厂。

为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程修订组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目      次

1  总则

2  术语与符号

2.1 术语

2.2 主要符号

3  回弹仪

3.1  一般规定

3.2  检定和校准

3.3  维护保养

4  混凝土超声波检测仪

4.1  一般规定

4.2  换能器

4.3  检定、校准和保养

5  测区回弹值和声速值的测量及计算

5.1  一般规定

5.2  回弹测试及回弹值计算

5.3  超声测试及声速值计算

6  结构混凝土强度推定

6.1  一般规定

6.2  全国测强曲线

6.3  专用或地区测强曲线

附录A  建立专用或地区测强曲线的基本要求

附录B  超声波角测和声速计算方法

附录C  测区混凝土抗压强度换算表

附录D  全国测强曲线的验证方法

附录E  用实测空气声速法校准混凝土超声波检测仪

附录F  超声回弹综合法检测混凝土强度记录表

附录G  结构混凝土抗压强度计算表