CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  防火材料

Green building materials assessment – Fire resistance material

（草案）

中国计划出版社

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位:

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

绿色建材评价 防火材料

- 范围

本标准规定了防火绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于全国建设工程领域钢结构、木质材料等基层表面防火材料的绿色评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 9266 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定

GB/T 9780 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB 12441 饰面型防火涂料

GB 14907 钢结构防火涂料

GB 18582 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 23994 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 30647 涂料中有害元素总含量的测定

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2 绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3 评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.5 环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.6 碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

3.7 新鲜水

企业厂区内用于生产和生活的新鲜水量（生活用水单独计量），可分为城市自来水用量和自备水（地表水、地下水和海水）用量。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  防火材料产品基本性能应符合GB 12441 、GB 14907等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交墙面涂覆材料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

防火材料评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。钢结构防火涂料的评价指标要求见表2，饰面型防火涂料的评价指标见表3。

- 表2钢结构防火涂料评价指标要求

| 一级 指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源 属性 | 单位产品原材料消耗 |  |  | t/t | ≤1.030 | ≤1.025 |  | ≤1.015 | 附录A.1 |
|  | 单位产品新鲜水消耗 |  |  | t/t | ≤0.42 | ≤0.40 |  | ≤0.35 | 附录A.2 |
| 能源 属性 | 单位产品综合能耗 |  | ≥8000t/y | kgce/t | ≤10.0 | ≤9.0 |  | ≤8.5 | GB/T 2589 |
|  |  |  | ﹤8000t/y |  | ≤7.0 | ≤6.3 |  | ≤6.0 |  |
| 环境 属性 | 单位产品废水排放量 |  |  | t/t | ≤0.15 | ≤0.10 |  | ≤0.05 | 附录A.3 |
| 品质 属性 | 挥发性有机化合物含量 |  |  | g/L | 120 | 80 |  | 50 | GB 30981 HJ 2537 |
|  | 游离甲醛含量 |  |  | mg/kg | 100 | 50 |  | 30 |  |
|  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  |  | mg/kg | 100 | 50 |  | 30 |  |
|  | 卤代烃含量 |  |  | mg/kg | 500 | 300 |  | 200 |  |
|  | 乙二醇醚总和含量 |  |  | mg/kg | 100 | 50 |  | 30 |  |
|  | 可溶性金属含量 | 铅（Pb）含量 |  | mg/kg | ≤90 | ≤50 |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 铬（Cd）含量 |  |  | ≤75 | ≤40 |  | ≤20 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） |  |  | ≤60 | ≤40 |  | ≤20 | GB24408-2009附录F |
|  |  | 汞（Hg）含量 |  |  | ≤60 | ≤40 |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  | 附着力 | 实测值与设计值的比值a |  |  | ≤1.0 | ≤1.5 |  | ≤1.8 | GB/T 5210 |
|  |  | / |  | 级b | 1 | 0 |  |  | GB/T 9286 |
|  | 耐人工老化性c | 老化时间 |  | h | ≥500 | ≥1000 | ≥1500 |  | GB/T 1865 |
|  |  | 外观 |  | —— | 不起泡、不剥落、无裂纹 |  |  |  |  |
|  |  | 粉化 |  | 级 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 变色 |  | 级 | 1 |  |  |  |  |
|  | 耐火性 | 室内超薄型 |  | h | ≥1.0 |  |  |  | GB 14907 |
|  |  | 室内薄型 |  | h | ≥1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 室内厚型 |  | h | ≥2.0 |  |  |  |  |
|  |  | 室外超薄型 |  | h | ≥1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 室外薄型 |  | h | ≥1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 室外厚型 |  | h | ≥2.0 |  |  |  |  |
| 注：a.适用于拉开法； b.适用于划格法； c.仅适用于面漆； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表3饰面型防火涂料评价指标要求

| 一级 指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源 属性 | 单位产品原材料消耗 |  |  | t/t | ≤1.030 | ≤1.025 |  | ≤1.015 | 附录A.1 |
|  | 单位产品新鲜水消耗 |  |  | t/t | ≤0.42 | ≤0.40 |  | ≤0.35 | 附录A.2 |
| 能源 属性 | 单位产品综合能耗 |  | ≥8000t/y | kgce/t | ≤10.0 | ≤9.0 |  | ≤8.5 | GB/T 2589 |
|  |  |  | ﹤8000t/y |  | ≤7.0 | ≤6.3 |  | ≤6.0 |  |
| 环境 属性 | 单位产品废水排放量 |  |  | t/t | ≤0.35 | ≤0.3 |  | ≤0.25 | 附录A.3 |
| 品质 属性 | 挥发性有机化合物含量 |  |  | g/L | 120 | 80 |  | 50 | GB 30981 HJ 2537 |
|  | 游离甲醛含量 |  |  | mg/kg | 100 | 50 |  | 30 |  |
|  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  |  | mg/kg | 100 | 50 |  | 30 |  |
|  | 卤代烃含量 |  |  | mg/kg | 500 | 300 |  | 200 |  |
|  | 乙二醇醚总和含量 |  |  | mg/kg | 100 | 50 |  | 30 |  |
|  | 可溶性金属含量 | 铅（Pb）含量 |  | mg/kg | ≤90 | ≤50 |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 铬（Cd）含量 |  |  | ≤75 | ≤40 |  | ≤20 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） |  |  | ≤60 | ≤40 |  | ≤20 | GB 18582-2008附录F |
|  |  | 汞（Hg）含量 |  |  | ≤60 | ≤40 |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  | 附着力 | 实测值与设计值的比值a |  |  | ≤1.0 | ≤1.5 |  | ≤1.8 | GB/T 5210 |
|  |  | / |  | 级b | 1 | 0 |  |  | GB/T 9286 |
|  | 耐人工老化性c | 老化时间 |  | h | ≥500 | ≥1000 | ≥1500 |  | GB/T 1865 |
|  |  | 外观 |  | —— | 不起泡、不剥落、无裂纹 |  |  |  |  |
|  |  | 粉化 |  | 级 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 变色 |  | 级 | 1 |  |  |  |  |
|  | 耐燃性 |  |  | min | ≥15 |  |  |  | GB 12441 |
|  | 难燃性 |  |  | —— | 试件燃烧的剩余长度平均值≥150mm，其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零；每组试验通过热电偶所测得的平均烟气温度不超过200℃ |  |  |  |  |
|  | 质量损失 |  |  | g | ≤5.0 |  |  |  |  |
|  | 炭化体积 |  |  | cm³ | ≤25 |  |  |  |  |
| 注：a.适用于拉开法； b.适用于划格法； c.仅适用于面漆； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.3检验方法和计算方法

4.3.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

4.3.2 资源属性中单位产品原材料消耗、单位产品新鲜水消耗、固体废弃物利用率按附录A的规定进行。

4.3.3 能源属性中单位产品综合能耗按附录A的规定进行。

4.3.4 环境属性中单位产品废水排放量按附录A的规定进行，粉尘回收装置通过提交证明文件结合现场检查的方式进行评价。

4.3.5 品质属性指标应由生产企业提供近一年的产品质量检验报告或按相应产品标准进行。

- 5 评价方法

- 本标准采用指标符合性评价的方法，同时满足基本要求（4.1）和评价指标（4.2）对应星级要求的产品可判定为一星级、二星级或三星级绿色建材产品。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 单位产品原材料消耗

单位产品原材料消耗按式（A.1）计算：

Pi=MiMc	(A.1)

式中：

A——单位产品原材料消耗，单位为吨每吨（t/t）；

Mi——评价期内产品所需的原料使用量总量，单位为吨（t）；

Mc——评价期内产品总产量，单位为吨（t）。

A.2 单位产品新鲜水消耗

单位产品新鲜水消耗按式（A.2）计算：

Vi=VhP	(A.2)

式中：

Vi——单位产品新鲜水消耗量，单位为吨每吨（t/t）；

Vh——评价期内产品生产消耗的新鲜水量，单位为吨（t）；

P——评价期内产品总产量，单位为吨（t）。

A.3 单位产品废水排放量

每生产1吨产品排放的废水量，按公式（A.3）计算：

Vj=VgP	(A.3)

式中：

Vj ——单位产品废水排放量，单位为吨每吨（t/t）；

Vg ——评价期产品生产废水排放量，单位为吨（t）；

P——评价期内产品总产量，单位为吨（t）。

_______________________________