古建筑木结构检测技术标准

Standard for Technical Testing of Historic Timber Structure

（征求意见稿）

《古建筑木结构检测技术标准》编制组

2019年7月

前 言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2014]028号文的要求，由北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司和北京工业大学会同有关单位共同编制了《古建筑木结构检测技术标准》。

本标准的主要技术内容有：总则、术语和符号、基本规定、场地和地基基础检查与检测、结构布置和构造检查与检测、木构件材料性能检测、木构件缺陷与损伤检测、结构整体与构件变形检测和监测、围护结构检查与检测等。其中附录A-C分别为规范性附录。

本标准在制订过程中，编制组总结了近年来古建筑木结构安全性检测工作的实践经验，吸收了国内外对木结构检测的先进技术，并经过广泛征求有关检测、鉴定和文物保护等单位的意见，经历了调查、研究、论证、编制等过程，最终审查定稿。

本标准的具体解释工作由北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司和北京工业大学负责，为了提高本标准的编制质量和水平，请在执行本标准的过程中，注意总结经验，积累资料，并将意见和建议寄至：北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司（地址：北京市海淀区马甸东路19号金澳国际1026，邮编：100088）或北京工业大学（地址：北京市朝阳区平乐园100号，邮编：100124）

本标准主编单位：北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司

北京工业大学

本标准参编单位：中国林业科学研究院

陕西省建筑科学研究院

山西省建筑科学研究院

西安建筑科技大学

安徽城建检测科技有限公司

浙江中技建筑工程检测有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  录

1总则-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1

2术语和符号--------------------------------------------------------------------------------------------------2

2.1 术语--------------------------------------------------------------------------------------------------------2

2.2 符号--------------------------------------------------------------------------------------------------------2

3 基本规定----------------------------------------------------------------------------------------------------4

3.1 现场检测程序和基本要求-----------------------------------------------------------------------------4

3.2古建筑木结构现状的调查与检测---------------------------------------------------------------------5

3.3 检查与检测项目和检测方法--------------------------------------------------------------------------8

3.4  抽样方法与原则----------------------------------------------------------------------------------------8

4 场地和地基基础检查与检测----------------------------------------------------------------------------10

5结构布置和构造检查与检测------------------------------------------------------------------------------11

5.1一般规定---------------------------------------------------------------------------------------------------11

5.2 建筑结构布置检查与检测-----------------------------------------------------------------------------11

5.3 结构构造检查与检测-----------------------------------------------------------------------------------12

6木构件材料性能检测--------------------------------------------------------------------------------------14

6.1 一般规定--------------------------------------------------------------------------------------------------14

6.2木材弦向抗弯强度检测方法---------------------------------------------------------------------------14

6.3木材微破损检测方法------------------------------------------------------------------------------------15

7木构件缺陷与损伤检测-----------------------------------------------------------------------------------16

7.1 一般规定--------------------------------------------------------------------------------------------------16

7.2  木材缺陷检测-------------------------------------------------------------------------------------------16

7.3  木构件损伤检测----------------------------------------------------------------------------------------16

8结构整体与构件变形检测和监测-----------------------------------------------------------------------19

8.1 一般规定--------------------------------------------------------------------------------------------------19

8.2 结构整体与构件变形检测-----------------------------------------------------------------------------19

8.3 结构整体与构件变形监测-----------------------------------------------------------------------------20

9围护结构检查与检测--------------------------------------------------------------------------------------21

附录A 古建筑木结构木构件材料性能微破损检测方法---------------------------------------------22

附录B 古建筑木构件内部缺陷微破损检测方法------------------------------------------------------25

附录C  三维激光扫描法检测建筑变形-----------------------------------------------------------------29

本标准用词说明----------------------------------------------------------------------------------------------30

引用标准名录-------------------------------------------------------------------------------------------------31

条文说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------32

Contents

1 General Provisions -------------------------------------------------------------------------------------------1

2 Terms and Symbols ------------------------------------------------------------------------------------------2

2.1  Terms ---------------------------------------------------------------------------------------------------2

2.2  Symbols ------------------------------------------------------------------------------------------------2

3 Basic Requirements ------------------------------------------------------------------------------------------4

3.1 On-site Testing Process and Basic Requirements --------------------------------------------------4

3.2 Actuality Investigation and Testing of Historic Timber Structure -------------------------------5

3.3 Inspection, Testing Items and Testing Method------------------------------------------------------8

3.4 Sampling Method and principle ----------------------------------------------------------------------8

4 Inspection and Testing of Site, Soil and Foundation ---------------------------------------------------10

5 Inspection and Testing of Structural Configuration and Constructional Detail --------------------11

5.1 General Requirements --------------------------------------------------------------------------------11

5.2 Inspection and Testing of Structural Configuration of Buildings -------------------------------11

5.3 Inspection and Testing of Structural Constructional Detail--------------------------------------12

6 Material Property Testing of Timber ---------------------------------------------------------------------14

6.1 General Requirements --------------------------------------------------------------------------------14

6.2 Testing Method of Tangential Bending Strength of Wood ---------------------------------------14

6.3 Testing Method of Micro-destruction of Wood ----------------------------------------------------15

7 Defect and Damage Testing of Timber ------------------------------------------------------------------16

7.1 General Requirements --------------------------------------------------------------------------------16

7.2 Defect Testing of Wood -------------------------------------------------------------------------------16

7.3 Damage Testing of Timber ---------------------------------------------------------------------------16

8 Deformation Testing and Monitoring of the Whole Structure and Members -----------------------19

8.1 General Requirements --------------------------------------------------------------------------------19

8.2 Deformation Testing of the Whole Structure and Members -------------------------------------19

8.3 Deformation Monitoring of the Whole Structure and Members --------------------------------20

9 Inspection and Testing of Building Envelope -----------------------------------------------------------21

Appendix A Micro-destruction Testing Method of Material Property of Historic Timber Structure -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

Appendix B Micro-destruction Testing Method of Interior Defects of Historic Timber Structure -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

Appendix C Buildings Deformation Testing with Three-dimensional Laser Scanning Method ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

Explanation of Wording in This Standard -----------------------------------------------------------------30

List of Quoted Standards ------------------------------------------------------------------------------------31

Explanation of Provisions -----------------------------------------------------------------------------------32

1 总则

1.0.1 为了规范古建筑木结构现场检测工作的内容及方法，正确评定古建筑木结构的性能和结构参数，保证检测结果的可靠性，特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于古建筑木结构的现场检测，也可作为其它木结构建筑现场检测的参考。

1.0.3古建筑木结构的现场检测除应执行本标准外，尚应遵守国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1术语

2.1.1古建筑木结构  historic timber structure

以木材为主要承重构件的古建筑。

2.1.2木构件内部腐朽 interior decay of wood

木构件受木腐菌侵害所形成的心材（或熟材）部分的腐朽。

2.1.3木材应力波无损检测  Non-destructive evaluation by stress wave method of wood

采用应力波仪器，在不破坏木材本身的前提下，使木材产生应力波并在木材内部传播，通过测定应力波的传播时间，计算其传播速度，来评估木材腐朽、计算木材弹性模量的方法。

2.1.4 木材阻抗仪微损检测 Quasi-non-destructive evaluation by resisto-graph of wood

采用木材阻抗仪，在基本不破坏木材本身的前提下，通过测定不同进针方向的阻抗值，得出阻抗曲线，根据阻抗值的衰减率及不同树种的阻抗值大小，来评估木材腐朽、计算木材弹性模量的方法。

2.1.5  波阻模量Fv2  Wave-resistance modulus

微钻阻力与应力波速度平方之积，单位Resi·km2/s2。

2.1.6  木材缺陷 wood defect

木材在生长过程中，因生长应力或自然损伤而形成的天然缺陷，如木节、斜纹、扭纹、干缩裂缝和髓心等。

2.1.7  木构件损伤 wood damage

在古建筑木结构的使用中，由于荷载、环境或生物侵蚀、灾害和人为因素等造成的构件非正常的位移、变形、开裂以及材料的破损和劣化（虫蛀、腐朽、空洞）等。

2.2 符号

2.2.1  σb——抗弯强度；

2.2.2  σc——顺纹抗压强度；

2.2.3  v——应力波速度；

2.2.4  ρ——密度；

2.2.5  E——抗弯弹性模量；

2.2.6  F——微钻阻力值；

2.2.7  K——试样的体积干缩系数；

2.2.8  W——木材的含水率；

2.2.9  ρw——木材含水率为W %时的密度；

2.2.10  Ew——木材含水率为W %时的抗弯弹性模量。

3 基本规定

3.1检测程序和基本要求

3.1.1  古建筑木结构检测工作的基本程序，宜按图3.1.1的框图进行。

接受委托

初步调查

制定检测方案

签订检测合同

确认仪器、设备状况

现场检测

复检、补充检测

计算分析和结果评价

检测报告

图3.1.1  古建筑木结构检测工作的基本程序框图

3.1.2  古建筑木结构的初步调查应以确认委托方的检测要求和制定有针对性的检测方案为目的，可采取查勘现场、收集资料及询问有关人员等方法。

3.1.3  古建筑木结构现场检测方案宜包括下列主要内容：

- 古建筑概况，包括结构类型，建造年代和历次维修情况等；

- 委托方的检测目的或检测要求；

- 检测的依据，包括检测所依据的标准及有关的技术资料等；

- 检测范围、检测项目和选用的检测方法以及微破损检测对木结构的影响；

- 检测项目检验批的划分、抽样方案和检测数量及抽样部位；

- 仪器设备和技术人员情况；

- 检测工作进度计划；

- 需要委托方配合的工作；

- 检测中的安全与环保措施和对微破损检测构件的保护处理。

3.1.4  现场检测所用仪器、设备的适用范围和检测精度应满足检测项目的要求。检测时，所用仪器、设备应在检定或校准周期内，并应处于正常状态，并应满足仪器设备使用温度的要求。

3.1.5 现场检测的测区和测点应有可擦除的明晰标注和编号，必要时标注和编号宜保留一定时间，但标注应便于清除。

3.1.6 现场检测获取的数据或信息应符合下列规定：

- 人工记录时，宜用专用表格，并应做到数据准确、字迹清晰、信息完整，不得追记、涂改，如有笔误，应进行杠改并签字确认；

- 仪器自动记录的数据应妥善保存，必要时宜打印输出后经现场检测人员校对确认；

- 图像信息应标明获取信息的时间和位置。

3.1.7 现场取得的试样应及时标识并妥善保存。

3.1.8 当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应进行复检或补充检测，复检或补充检测应有必要的说明。

3.2古建筑木结构现状的调查与检测及分类

3.2.1古建筑木结构现状的调查与检测，应包括场地、地基基础和上部承重结构以及围护结构三个部分。

3.2.2 场地、地基基础现状调查与检测应进行下列工作：

1 查阅岩土工程勘察报告以及有关图纸资料，查看建筑实际使用荷载、沉降量和沉降稳定情况、沉降差、上部结构倾斜、扭曲、裂缝，地下室和管线情况。当地基资料不足时，可根据建筑物上部结构是否存在地基不均匀沉降的反应进行评估；地基变形比较大时，宜对场地、地基进行近位勘察，地基变形有继续发展情况时，应进行沉降观测。

2 基础的种类和材料性能，可通过查阅图纸资料确定；当资料不足或资料虽然基本齐全但有怀疑时，可开挖个别基础检测，查明基础类型、尺寸、埋深，检测基础材料强度，并检测基础变位、开裂、腐蚀和损伤等情况。

3.2.3 上部承重结构现状调查与检测，应根据结构的具体情况和鉴定内容、要求，按下列规定进行：

1 结构体系及其整体性，应包括结构平面布置、竖向承重构件布置，木结构承重梁或屋架布置形式，木柱承台设置，木构架间纵向连接和木结构与围护结构间的连接构造等。

2结构构件及其连接构造，应包括结构构件的材料强度、几何参数、木柱与梁及木构架与屋架间的连接形式等。

3结构缺陷、损伤状况，应包括木材木节、斜纹、扭纹、裂缝等缺陷和尺寸偏差、构件及其连接变形、榫卯节点拔榫以及木材的虫蛀、腐朽、空洞、碳化等损伤等。

4结构位移和变形状况，应包括结构顶点和层间位移，受弯构件的挠度与侧弯，木柱的侧倾等。

3.2.4  围护结构的现状调查，应在查阅资料和普查的基础上，针对不同围护结构的特点，对重要部件及其与主体结构的连接、围护墙体的歪闪、屋面的塌陷和渗漏等进行重点检测。

3.2.5  根据现场查勘结果，宜按表3.2.5将鉴定古建筑木结构的现状初步分为良好、一般和较差三种状况。

表3.2.5   古建筑木结构的现状及其描述

| 状 况 | 描 述 |
| --- | --- |
| 良好 | 结构体系与构件布置合理，结构整体性良好，未发生明显地基变形和不均匀沉降现象，没有发现结构构件和围护结构构件出现裂缝和损伤。 |
| 一般 | 结构体系与构件布置基本合理，结构整体性有局部缺陷，未发生明显地基变形和不均匀沉降现象，没有发现影响结构构件安全的损伤，建筑围护结构构件存在不影响安全的裂缝。 |
| 较差 | 结构体系与构件布置不合理，或结构整体性不好，或发生明显地基变形或不均匀沉降现象，或结构及构件存在影响其承载力的损伤。 |

3.2.6在古建筑木结构安全性检测中，可依据资料提供情况、房屋建筑状况和古建筑的重要性以及所在的抗震设防烈度分为以下三类：

Ⅰ类：抗震设防类别为6度，不属于国家级、省级和市级文物的古建筑木结构，能提供有效、完整的现状图纸资料，建筑物状况良好。

Ⅱ类：符合下列情况之一者：

1）抗震设防类别为6度～9度，不属于国家级、省级和市级文物的古建筑木结构，能提供有效、完整的现状图纸资料，建筑物状况一般或较差；或不能提供有效、完整的现状图纸资料，建筑物状况良好；

2）抗震设防类别为6度～9度，属于国家级、省级和市级文物的古建筑木结构，能提供有效、完整的现状图纸资料，建筑物状况良好或一般。

Ⅲ类：符合下列情况之一者：

1）抗震设防类别为6度～9度，不属于国家级、省级和市级文物的古建筑木结构，缺少完整的现状图纸资料且建筑物现状一般或较差；

2）属于国家级和省级文物的古建筑木结构，能提供有效、完整的现状图纸资料但建筑物状况一般或较差，或不能提供有效、完整的现状图纸资料。

3.2.7 古建筑木结构检测，应区分主要构件、一般构件和关键部位区别抽样，宜符合下列规定：

1 木柱、梁、枋为主要构件。

2木檩和木椽、望板为一般构件。

3 木结构连接节点、斗拱为关键部位。

3.2.8古建筑木结构不同检测类别的检测，应符合下列要求：

（1）检测类别为Ⅰ类古建筑木结构可适当减少现场检测抽样数量，可按表3.2.8的A类抽取；当实际检测结果符合图纸资料要求但存在结构体系或构造上的缺陷时，应按Ⅱ类古建筑木结构进行补充抽样。

（2）检测类别为Ⅱ类的古建筑木结构的主要构件和关键部位，抽样数量应按表3.2.7的B类抽取；一般构件可按表3.2.8的A类抽取；当Ⅱ类古建筑木结构检测结果存在比较严重的问题时，应按Ⅲ类古建筑木结构要求进行补充抽样。

（3）检测类别为Ⅲ类古建筑木结构应进行更加仔细的检测，Ⅲ类古建筑木结构的主要构件和关键部位应按表3.2.8的C类抽取，一般构件可按按表3.2.8的B类抽取。

（4）抽样检测的对象和部位应具有代表性，当采用局部破损检测方法时，宜选择构件受力较小的部位取样，且不应影响结构构件的安全。

表3.2.8 建筑结构抽样检测的最小样本容量

| 检测批的容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  |  | 检测批 的容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |  | A |  | B |  | C |
| 2-8 9-15 16-25 26-50 51-90 91-150 151-280 281-500 | 2 2 3 5 5 8 13 20 | 2 3 5 8 13 20 32 50 | 3 5 8 13 20 32 50 80 | 501-1200 1201-3200 3201-10000 10001-35000 35001-150000 150001-500000 ＞500000 -------- |  | 32 50 80 125 200 315 500 --- | 80 125 200 315 500 800 1250 --- |  | 125 200 315 500 800 1250 2000 --- |  |
| 注：检测类别A适用于一般建筑结构性能验证性检测，检测类别B适用于结构性能的检测，检测类别C适用于结构性能的严格检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 检查检测项目和检测方法

3.3.1 古建筑木结构的现场检查和检测项目应包括:地基基础变形、结构布置与整体稳定性、结构连接构造、木构件的几何尺寸、材质和力学性能、结构与构件变形、木材缺陷以及虫蛀、腐朽、空洞、裂缝等构件损伤。

3.3.2 古建筑木结构现场检测，应根据检测类别、检测目的、检测项目、结构实际状况和现场具体条件选择适用的检测方法。

3.3.3 当采用检测单位自行开发或引进的检测仪器及检测方法时，应符合下列规定：

1 该方法应通过技术鉴定，引进仪器应通过校准。

2 该方法已与成熟的方法进行比对试验。

3 检测单位应有相应的检测细则，并应提供测试误差或测试结果的不确定度。

4 在检测方案中应予以说明并经委托方同意。

3.3.4 结构、构件检测数据的整理，应符合下列要求：

1 检测方法应按国家现行有关标准采用。当需采用不止一种检测方法同时进行测试时，应事先约定综合确定检测值的规则，不得事后随意处理。

2 当怀疑检测数据有离群值时，其判断和处理应符合《数据的统计处理和解释——正态样本离群值的判断和处理》GB 4883的规定，不得随意舍弃或调整数据。

## 3.4  抽样方法与原则

3.4.1  古建筑木结构现场检测可采取全数检测或抽样检测。抽样检测时，应选择对结构安全性和抗震性能影响大的楼层和主要构件以及出现明显损伤的构件进行重点抽样。

3.4.2  遇到下列情况时宜对古建筑木结构采用全数检测方式：

1 外观缺陷或表面损伤的检查；

2 受检范围较小或构件数量较少；

3 检验指标或参数变异性大或构件状况差异较大；

4 灾害发生后对结构受损情况的外观识别；

5 委托方要求进行全数检测。

3.4.3  古建筑木结构的抽样检测宜重点关注以下部位：

1被墙体包裹构件，未被墙体遮挡但长期不见阳光的构件，通风效果较差、存在渗漏和受潮现象的构件；

2底层木柱根部、主要的承重梁和枋，包括金柱、檐柱、中柱、月梁、三架梁、四架梁、五架梁、六架梁、七架梁、天花梁、跨空枋等；

3 存在虫蛀或蚁蚀等菌虫危害区域的构件；

4 受力集中的构件和部位。

3.4.4  古建筑木结构的抽样检测方法和抽样数量应满足进行结构安全鉴定和抗震鉴定的要求。

4 场地、地基基础检查与检测

4.0.1古建筑木结构场地、地质环境的调查应包括地形、地貌、工程地质、地下水位深度及其对房屋建筑抗震的影响等，建筑场地对抗震影响的有利、不利、一般和危险地段的划分应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。

4.0.2古建筑木结构地基基础情况及其是否需要进行开挖基础的检测等，应通过对基础变形和结构损伤的影响检查结果确定，对地基基础的检查应包括下列内容：

1 岩土工程勘察报告、基础设计和历次修复及加固资料的核查。

2结构或围护墙体中因地基不均匀沉降出现的裂缝，以及建筑倾斜与不均匀沉降等检查。

4.0.3当出现下列情况时，应对地基基础进行相关检测：

1对于缺少岩土工程勘察资料且不均匀沉降较为严重的建筑，应进行补充勘察，提供岩土工程勘察报告。

2当发现建筑中出现与地基沉降有关的裂缝或倾斜现象且在发展时，应进行变形观测以及基础类型、基础宽度和埋深等的检测鉴定。

3 对于建在不利地段的古建筑木结构，应检查与检测建筑地基基础的稳定性和结构损伤、变形等状况。

4对于建在危险地段的房屋建筑并已出现建筑结构损伤的，应进行地质灾害的调查、监测与评估。

4.0.4对于房屋建筑周围进行基坑开挖、地铁施工、降水或管沟施工以及有振动源时，应对房屋建筑可能造成的影响进行监测，当出现与地基沉降有关的裂缝或倾斜现象且在发展时，应进行变形观测并对基础进行相应的检测鉴定。

4.0.5 对于需要检测的高台基或浅埋基础，应采用地质雷达仪或通过局部开挖进行检测。单栋建筑物中，每种类型的基础宜选择有代表性的位置开挖1个，查看基础类型、量测截面尺寸及埋深、检测材料强度和缺陷与损伤等。

5  结构布置和构造检查与检测

5.1一般规定

5.1.1 本节适用于古建筑木结构结构布置和构造连接的检查与检测。

5.1.2古建筑木结构的承重骨架主要分为穿斗式和抬梁式木构架，屋顶形式主要分为硬山式、悬山式、攒尖式、歇山式、庑殿式，其结构布置检查与检测应包括建筑体型和建筑构件布置、结构体系与结构布置及结构主要构件的检查与检测。

5.1.3 古建筑木结构的构造连接主要为榫卯连接，其检查与检测应包括构件间的连接方式和榫头拔出或折断、榫眼压裂等构造损伤状况的检查与检测。

5.2 建筑结构布置检查与检测

5.2.1古建筑木结构的建筑体型和建筑构件布置检查与检测，可分为有、无建筑图或测绘图与图纸不全等情况，按下列规定区别对待：

1 对于有建筑施工图的古建筑，应检查实际建筑体型和构件是否有变动或维修，量测和记录建筑构件与图纸不符合或变动的部分和实际情况。

2 对于建筑图纸不全的古建筑木结构，除检查实际建筑与已有图纸的符合程度外，应对缺少建筑图纸部分进行重点检查和检测，并宜在检查与检测的基础上绘制所缺少的主要建筑或结构图。

3 对于没有建筑图纸的古建筑木结构，应通过现场检查确定建筑体型和构件布置、开洞及相关尺寸的基础上绘制主要建筑或结构图。

5.2.2 古建筑木结构结构体系与结构布置、结构主要构件的检查与检测，可分为有、无结构施工图与施工图不全等情况，按下列规定区别对待：

1 对于有结构施工图的古建筑木结构，应检查实际结构体系、布置、主要受力构件等与图纸相符合程度，核查结构布置或构件是否有变动或维修，量测和记录结构与构件与图纸不符合或变动的部分以及维修的实际情况。

2 对于结构图纸不全的古建筑木结构，除检查实际结构与已有图纸的符合程度外，应对缺少图纸部分的结构进行重点检查和检测，并宜在检查与检测的基础上绘制所缺少的主要结构布置图。

3 对于没有结构图纸的古建筑木结构，除通过现场检查确定实际结构体系、布置外，要通过检测确定结构构件的类别、树种与材料强度、构件几何尺寸、支承情况，节点连接构造等；并宜在检查与检测的基础上绘制结构布置图。

5.2.3对于较重要或较复杂的古建筑木结构，有条件时宜采用三维激光扫描绘制建筑和结构图。

5.2.4对古建筑木结构构件和连接构造的历次维修情况等，在现场条件允许时应逐个检查。

5.3 结构构造检查与检测

5.3.1 木结构构件间连接构造方式及工作状态的检查与检测，主要包括下列项目：

1 木柱与柱础的连接。

2 木梁（枋）与木柱（含瓜柱或柁墩）的连接。

3 木梁（枋）与斗栱的连接。

4 斗栱与木柱的连接。

5 斗栱中斗、拱、翘、昂、升和附件等基本构件的连接。

6 木檩、木搁栅与木梁（枋）的连接。

7 木椽与木檩的连接。

8 木屋架（木梁、木檩）与围护墙体的连接。

5.3.2木结构构件间的连接构造检查应区分有、无设计和历次维修资料情况，并应符合下列规定：

1 对于设计和历次维修资料完整的构造检查与检测，可根据木构件间的连接、木柱与柱础的连接、木屋架（木梁、木檩）与围护墙体的连接类型进行抽样检测，每种类型抽样数量不少于3个。当发现某种类型木构件连接构造与资料不符时，应对这类连接构造进行全数检查与检测。

2 对于缺少设计和历次维修资料木结构的构造检查与检测，应把木构件间的连接、木柱与柱础的连接、木屋架（木梁、木檩）与围护墙体的连接划分为不同的检验批进行抽样检测，每种类型抽样数量不少于6个。当木结构建造年代久远时，应全数检查与检测各类构件间的连接构造。

5.3.3 古建筑木结构构造连接损伤的检查与检测，主要包括下列项目：

1 榫卯节点松动、榫头拔出或折断。

2 榫眼压裂。

3 卯口劈裂。

4 榫卯节点虫蛀、腐朽。

5 连接铁件锈蚀、变形或残缺。

6 斗栱中各基本构件及其连接的虫蛀、腐朽和裂缝。

5.3.4 对于古建筑木结构构件连接的损伤，在全数检查的基础上，应对构造损伤的程度进行检查与检测。

6 木构件材料性能检测

6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于木结构构件材质性能的检测，主要用于评定木构件材料的强度等级。

6.1.2木构件材料性能检测应包括木材的密度、含水率、抗弯弹性模量、抗弯强度和顺纹抗压强度等物理力学性能。

6.1.3 木构件材料强度等级的确定，应根据古建筑木结构现场情况在以下三种检测方法选用：

1 当能获取与被鉴定构件材料相同的维修替换下的原结构构件时，应采用木材弦向抗弯强度检测方法。

2 当本条第1款方法受条件限制而被鉴定构件允许现场开展微破损检测时，宜采用木材微破损检测方法。

3当本条第1、2款方法均受条件限制时，应木材树种类别检测方法。

6.1.4 木构件材料强度的设计值，应根据木构件材料强度等级及《木结构设计标准》GB50005的有关规定进行取值。

6.1.5 木材的含水率测定，可采用取样称重法或电测法。取样称重法应符合《木材含水率测定方法》GB 1931的规定。

6.2 木材弦向抗弯强度检测方法

6.2.1木材弦向抗弯强度取样及试件，应符合下列规定：

1 抽取同样树种的3根木材，每根木材应截取3个试件；

2 木材试件应没有缺陷或损伤；

3木材试件应取自木材髓心以外的部分取样方式和试样尺寸应符合《木材抗弯强度试验方法》GB 1936.1的要求。

6.2.2 木材弦向抗弯强度测试和结果评定，应符合下列规定：

1抗弯强度的测试，应符合《木材抗弯强度试验方法》GB 1936.1的规定，并应见测试结果折算成含水率为12%的数值；

2以同一构件3个试样换算抗弯强度的平均值作为代表值，应取3个代表值的最小值按表6.2.2评定木材的强度等级。

表6.2.2 木材强度检验标准

| 木材种类 | 针 叶 材 |  |  |  | 阔 叶 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度等级 | TC11 | TC13 | TC15 | TC17 | TB11 | TB13 | TB15 | TB17 | TB20 |
| 检验结果的最低强度值（N/mm2）不得低于 | 44 | 51 | 58 | 72 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |

3 当评定的强度等级高于《木结构设计标准》GB 50005所规定的同种木材的强度等级时，应取《木结构设计标准》GB 50005所规定的同种木材的强度等级为最终评定结果。

6.3 木材微破损检测方法

6.3.1 根据古建筑木结构木构件的种类，应分别对梁、柱等主要木构件进行密度、含水率、抗弯弹性模量、抗弯强度和顺纹抗压强度等物理力学性能的检测。每个建筑每种木构件的检测数量宜取3根。

6.3.2 沿木材顺纹方向对木构件弹性模量进行检测，每个木构件弹性模量检测应为1次。

6.3.3非破损检测木结构古建筑木构件材料强度等级的方法，宜按本标准附录A“木结构古建筑木构件材料性能非破损检测方法”的规定实施。木构件材料的强度等级，应按非破损检测方法推定的木材抗弯强度值来确定。

1 抽取3个构件，在每个构件应设置3个测区；

2 以同一构件3个测区换算抗弯强度的平均值作为代表值，应取3个代表值的最小值按表6.2.2评定木材的强度等级；

3当评定的强度等级高于《木结构设计标准》GB 50005所规定的同种木材的强度等级时，应取《木结构设计标准》GB 50005所规定的同种木材的强度等级为最终评定结果；

4 对于树种未知，可按检测结果确定等级，但应该采用该等级B组的强度设计值。

6.3.4 现场取样鉴定木构件材料树种后，可参照《木结构设计标准》GB 50005中的有关规定进行木材强度等级判定及木材强度的设计指标的取值。

7 木构件缺陷与损伤检测

7.1  一般规定

7.1.1 古建筑木构件缺陷与损伤检测可分为古建筑木构件的木材缺陷和木构件损伤检测。

7.1.2 古建筑木构件缺陷与损伤检测的重点内容应为腐朽、虫蛀、裂缝，其重点检测部位应为被墙体包裹、存在渗漏和受潮现象、菌虫危害区域以及受力集中的构件和部位，如柱根、柱头、梁（柁）头、檩头、椽头和梁（柁）跨中部位。

7.1.3 对古建筑木构件的外观缺陷与损伤，应采用目测查缺、敲击辨声和表面简单量测的方法进行全面检查和全数检测。

7.1.4 对古建筑木构件的内部缺陷与损伤的现场检测，应在目测查缺、敲击辨声和表面简单量测方法的基础上，按以下原则进行检测：

1 对于表面存在明显损伤的构件，应进行全数检测；

2 对于表面未出现明显损伤的构件，对本章第7.1.2条规定的重点检测部位，应按楼层、构件类型划分检验批，应每批随机抽取不少于3个代表性构件进行内部缺陷与损伤的无损检测。

7.2  木材缺陷检测

7.2.1 对古建筑木构件的木材缺陷所在部位、范围和程度的检测，应主要包括木节、斜纹、扭纹和干缩裂缝。

7.2.2 木节尺寸检测，按垂直于构件长度方向量测，直径小于10mm的木节可不量测。

7.2.3 斜纹检测，在方木两端各取1m材长量测3次，计算其平均倾斜高度，以最大倾斜高度作为斜纹检测值。

7.2.4 扭纹检测，在原木小头取1m材长量测3次，计算其平均倾斜高度作为扭纹检测值。

7.2.5 干缩裂缝检测，可用探针检测裂缝的深度，用裂缝塞尺和裂缝宽度仪检测裂缝的宽度，用钢尺量测裂缝的长度。

7.3  木构件损伤检测

7.3.1 对古建筑木构件的损伤所在部位、范围和程度的检测，应主要包括虫蛀、腐朽、空洞和构件折断、劈裂或沿截面高度出现的受力褶皱和裂纹、裂缝以及由于渗漏、火灾或侵蚀性物质作用引起的构件损伤等。

7.3.2 虫蛀检测，可根据构件附近是否有木屑等进行初步判定，可通过锤击的方法确定虫蛀的范围，可用电钻打孔用内窥镜或探针测定虫蛀的深度。当发现木结构构件出现虫蛀现象时，宜对构件的防虫措施进行检测。

7.3.3 腐朽或空洞检测，可用尺量测腐朽或空洞的范围，腐朽的深度可用除去腐朽层或钢针刺探的方法量测。当发现木材有腐朽或空洞现象时，宜对木材的含水率、结构的通风设施、排水构造和防腐措施进行核查或检测。

7.3.4构件折断、劈裂或沿截面高度出现的受力褶皱和裂纹、裂缝的检测，可参照7.2.5条的方法进行。

7.3.5由于渗漏、火灾或侵蚀性物质影响部位、范围和程度的检测，可参照7.3.2条的方法进行，必要时宜对木构件的防火措施进行检测。

7.3.6  采用应力波或阻抗仪等无损检测技术检测木构件内部腐朽、空洞和裂缝的部位、范围和程度检测时，应符合下列规定：

1 采用应力波技术检测木构件不同部位在垂直于木材纹理方向的应力波传播速度，检测程序和判定方法可按附录B的规定执行。

2 采用阻抗仪技术检测木构件不同部位在垂直或相切于木材纹理方向的木构件的阻抗值和得到阻抗曲线，检测程序和判定方法可按附录B的规定执行。

3 有条件时，应优先采用采用应力波和阻抗仪结合使用的检测技术检测木构件内部缺陷与损伤的方法，其检测程序和判定方法可按附录B的规定执行。

7.3.7 根据古建筑木构件类型和部位的不同，对内部腐朽、空洞和裂缝宜按以下原则选取检测方法。

1 对于四周完全裸露在外、未被墙体包裹或未被遮挡的木柱，通过目测查缺、敲击辨声初步筛选出存在表面裂缝、柱根腐朽以及可能的内部空洞和腐朽的构件，采用应力波和阻抗仪结合使用的检测技术检测内部腐朽、空洞和裂缝。

2 对于四周未完全裸露在外、部分被墙体包裹或被遮挡的木柱，采用阻抗仪检测内部腐朽、空洞和裂缝。

3对于主要承重梁（柁）和枋，采用阻抗仪在跨中和端部节点处检测，若发现问题补充应力波技术检测。

4 对于其它次要的檩、梁和枋，通过目测查缺、敲击辨声和表面简单量测检测，若发现问题再补充阻抗仪检测。

5 对于非承重的连接件以及椽子和望板等，通过目测查缺和敲击辨声检测。

8  结构整体与构件变形检测、监测

8.1  一般规定

8.1.1 结构与构件变形检测和监测应根据待测建筑物的构造特点和施测要求做好施测方案和技术准备工作，并应取得委托方以及文物主管部门专业技术人员的确认。

8.1.2 检测和监测标志应根据待测建筑物的特点及其重要性等级进行设计。标志应牢固、适用、美观，原则上以不破坏原建筑物为前提，若受条件限制，可允许微损或选定待测建筑物特征明显的构件端部、边缘、避雷针等作为施测点。

8.1.3 变形检测和监测可根据现场作业条件、建筑物重要性等级和经济因素选用经纬仪、全站仪或拉线、吊锤球法等。

8.1.4 变形检测和监测成果应及时提交相应的阶段性成果和综合成果。

8.2 结构整体与构件变形检测

8.2.1 下列古建筑木结构在修缮加固后和使用期间应进行变形检测：

1 受近邻深基坑开挖施工影响或受场地下水等环境因素变化影响的古建筑木结构；

2 本身、周边建筑及地表出现异常的古建筑木结构；

3 被列为全国重点文物保护单位的古建筑木结构；

4 改变使用功能或大修后的古建筑木结构；

5 增加使用荷载的古建筑木结构；

6 变形量或变形速率出现异常变化的古建筑木结构；

7 变形量达到或超出预警值的古建筑木结构；

8 近期遭受地震、暴雨、大风等自然灾害而导致结构发生异常变形的古建筑木结构。

8.2.2 结构整体倾斜观测应测定建筑物顶部观测点相对于底部固定点或上层向相对于下层观测点的倾斜度、倾斜方向以及倾斜速率，观测操作应遵守《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定。

8.2.3 古建筑木结构结构整体变形与构件变形检测主要包含以下内容：

1 木梁（枋）、檩条、木楼盖（包括木搁栅或楞木）、木屋架的挠度检测；

2 木柱的弯曲矢高检测；

3 木屋架平面外变形检测；

4 木柱平面外变形检测，并应考虑木结构建造时的木构架柱的内倾（侧角）及收分对测量结果的影响；

5 木结构的基础相对不均匀沉降；

6 古建筑木结构的扭转变形检测；

7 古建筑木结构的层间变形检测。

8.3 结构整体与构件变形监测

8.3.1 木结构动态变形测量，应测定其一定时间段内的瞬时变形量、动态变形速率，计算变形特征参数，分析变形规律。

8.3.2 木结构关键构件或墙体裂缝的检测，应测定裂缝的分布位置、走向、长度、宽度以及其数量，对于仍在发展的裂缝应采用裂缝传感器进行定期的监测，提供裂缝发展速度的数据。

8.3.3 当需要确定基础沉降发展情况时，应进行沉降监测，观测操作应遵守《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定。

8.3.4 木结构水平位移监测，观测点位置应选在墙角、柱基、柱顶及裂缝两边等处，观测操作应遵守《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定。

8.3.5 当发现重要受力构件变形处于发展状态时，应对其进行长期监测，按一定周期测定其挠度值。

8.3.6 重要古建筑木结构的整体变形监测与变形比较检测，可采用三维激光扫描仪进行，其检测步骤和要求应符合附录C的规定。

9  围护结构检查与检测

9.0.1 本节适用于古建筑木结构围护结构（主要包括围护墙体和屋面瓦及木望板等屋面围护结构）的检查与检测。

9.0.2 古建筑木结构围护墙体和隔墙的检查与检测，应包括墙体歪闪、下沉、倾斜、开裂以及墙体风化、酥碱、渗漏等的范围和程度。

9.0.3 古建筑木结构屋面瓦及木望板等屋面围护结构损伤的检查与检测，应主要包括屋面瓦和灰背的裂损、松动、脱落以及木望板的渗漏、腐朽、虫蛀、挠曲变形等的范围和程度。

9.0.4 古建筑木结构屋面围护结构的变形检查与检测，应主要包括屋面或屋脊的平整（直）度，即屋面凹凸不平或局部凹陷、檐口凸出或凹陷等项目。

9.0.5 对于围护墙体和隔墙等非承重墙、屋面瓦和木望板以及容易脱落的附属构件，尚应检查与其主要承重构件的连接情况。

- 附录A 古建筑木结构木构件材料性能微破损检测方法
A.1 一般规定

A.1.1本方法规定了古建筑木结构木构件材料性能非破损检测技术方法。

A.1.2本方法提供的计算公式适用于全国地区木构件材料力学性能估算。

A.1.3本方法可检测的材料性能包括：密度、抗弯弹性模量、抗弯强度和顺纹抗压强度。

A.1.4 在实际测量时应尽量避开裂纹、节子处。

A.1.5 应力波检测时，仪器探针应越过地杖层，有效钉入木构件本体。

- A.2 检测仪器

A.2.1 采用所选用的微钻阻抗仪时，应有所用进针速度与推荐速度、所用仪器与推荐仪器间输出阻力值标定曲线，测量结果应经标定曲线转换。本方法设定的旋转速度和纵向速度分别为5000r/min和200cm/min。

A.2.2 采用所选用的应力波测量仪时，应有所有仪器与推荐仪器间的传播应力波波速值的标定曲线，测量结果应经标定曲线转换。

A.2.3 含水率测定仪可采用探针式的仪器。

- A.3 现场检测操作步骤与数据处理方法

A.3.1 木结构检测构件的确定，应符合下列要求：

1 应选择在古建筑中起承重作用的关键木构件，包括横梁、立柱、枋、檩等。

2 每类构件的抽样检测指应选择有代表性的部分关键木构件进行。

A.3.2 木构件的检测部位应选择木构件无缺陷的良好部分。对承受弯曲载荷的构件应选择最外层受拉侧，一般为其中间部位下表面。对承受轴向载荷的构件应选择沿高度方向1~3个部位。

A.3.3 微钻阻力的检测步骤，应符合下列要求：

1 将电源组与微钻部分连接。

2 清理钻头部分的木屑，检查确认钻头是否完好。

3 打开电子部分开关，准备进行微钻。

4 按住微钻部分手柄处开关，对所测量试件进行微钻。

5 钻完以后，按停止按钮，退回钻头。

6 同一检测部位宜检测2~3次。

7 通过PC连接口，将数据导入到电脑中。

8 观察幅值图，前5mm为无效数值，每根曲线一般取钻削深度10~15 mm上阻力平均值作为该根曲线的阻力值；同一检测部位若微钻几次，应把几条曲线的阻力平均值作为该部位的阻力值F（单位：Resi）。

A.3.4 应力波的检测步骤，应符合下列要求：

1 连接好仪器。将应力波测量仪的两个探针沿被测木构件长度方向插入其表层，探针与试件长度方向夹角为30~45°。记录两探针插入点间距。推荐两探针间距不宜小于300 mm。

2  打开仪器电源开关。用小锤敲击发射极探针，第一次敲击的传播时间读数无效，从第二次开始，连续敲击测定三次所得传播时间读数（单位：µs）的平均值作为测定结果。

3 若发现数据异常，可移动两探针到适当位置，重复步骤2 。

4 根据两探针间距和应力波传播时间计算出应力波传播速度v（单位：km/s）。

A.3.5 含水率W（%）测定，应设定好仪器各功能选择，将探针扎入被测部位，待数显稳定后读取数值。

- A.4 木构件材料性能的计算

A.4.1木构件材料力学性能的计算，应符合下列要求

1 将实测含水率W（%）时的阻力值F和应力波传播速度v转化为12%标准含水率时的对应值。转化公式如下：

式（A-1）

式（A-2）

式中：

——试样含水率为12%时的微钻阻力值（单位：Resi）；

——试样含水率为12%时的应力波速度（单位：km/s）；

——试样含水率为W%时的微钻阻力值（单位：Resi）；

——试样含水率为W%时的应力波速度（单位：km/s）；

W——试样含水率，%。

2. 根据前面的、，计算材料各项物理力学性能（95%置信度）。计算公式如下：

式（A-3）

式（A-4）

式（A-5）

式（A-6）

式中：

——试样的密度（单位：g/cm3）；

——试样的抗弯弹性模量（单位：GPa）；

——试样的抗弯强度（单位：MPa）；

——试样的顺纹抗压强度（单位：MPa）。

- 附录B 古建筑木构件内部缺陷微破损检测方法

B.1 检测设备和工具

B.1.1 古建筑木构件内部缺陷微破损检查，应具备以下仪器设备：

1木材阻抗仪。可采用微钻阻抗仪，或具有相同功能的设备。

2 应力波断层扫描仪。可采用三维应力波断层扫描仪，或具有相同功能的设备。

3 钢卷尺 5000mm－7000mm。

4含水率测定仪  接触式含水率测定仪。

B.1.2古建筑木构件内部缺陷微破损检查，宜具备以下工具：

1 螺丝刀，刀头宽≤4－5mm，厚≤1－1.5mm。

2木工用羊角锤，锤头直径≤15－20mm。

3 手提灯具或头灯。

B.2现场检测流程

B.2.1 通过目测、敲击和简单测量对该建筑单体所有能触及的木构件进行普查，应记录木构件的材质状况，包括含水率分布，是否存在开裂、腐朽、虫蛀，以及表面水渍等概况。

B.2.2木构件的内部缺陷检测，应对普查中发现较大缺陷的主要构件为检测对象。

B.2.3阻抗仪检测木构件内部缺陷的检测方法和程序，应符合下列要求：

1 进行阻抗仪检测，应首先量测待检检测面的木构件截面尺寸及检测位置；

2木立柱检测应从距柱基约200mm起沿高度方向逐层向上进行检测，相隔检测层间距以300mm~500mm为宜，至某一高度，检测结果无较大缺陷则停止向上检测。以上检测点若存在铁箍或者其他因素不方便检测时可上下偏移。

3对于未被墙体包裹或未被遮挡立柱，当直径大于500mm时，应在选定的断面不同位置向髓心区域阻抗仪探测2次~8次；当直径小于500mm时，应在选定的断面向髓心区域阻抗仪探测1次及同方向左右便宜探测0次~4次；

4对于被墙体包裹或被遮挡的立柱，参照第2款直径小于500mm木立柱的检测方法在立柱裸露区域检测。

5其它主要木构件（非立柱）应在构件的中部或普查发现缺陷的周边位置进行延伸检测。

6有明显缺陷的区域，应在该区域增加检测次数，确定缺陷范围。

B.2.4 应力波断层扫描仪检测木构件内部缺陷的检测方法和程序，应符合下列要求：

1）选定木构件待检测断面，记录木构件截面尺寸及检测位置，测量中检测断面可以选择1个~3个。

2）在检测断面布置相应的传感器，打开系统附带成像软件，录入各传感器之间的距离，并确保每个传感器间连接良好。检测时，传感器均匀分布，相邻传感器间距不应大于200mm。

3）逐个敲击传感器震动销，使接收软件获取各位置点之间应力波传播时间，并根据距离换算为传播速度，每个传感器敲击3次~5次，各点之间传播速度经过成像系统加工，生成木构件内部缺陷图。

B.2.5 根据现场情况，应选取具有代表性的木构件且对构件承载力影响影响小的部位取约5~10mm见方小木块，用于树种分析。

B.3数据采集与结果分析

B.3.1对木构件含水率测定  应取每个构件3个以上测点的平均值。

B.3.2木材阻抗仪检测和应力波断层扫描结果分析，应符合下列规定：

1木材阻抗仪打印出的阻力曲线应与探针的进入过程同步进行，如图C.3.2-1曲线图的横坐标为探针进入木材的深度，纵坐标为阻抗仪检测值。当检测曲线出现一低值，且该值与探针空转时，检测值(为正常值的30%以下)接近，同时早晚材变化不可识别，判定为空洞或开裂，空洞和开裂的判别视具体情况而定；当检测曲线出现一较低值，且该值低于正常值高于探针空转时检测值(为正常值的30%-70%)，同时早材与晚材曲线值的差异变小，则应判定为腐朽，且曲线越低腐朽越严重。

图B.3.2-1木材阻抗仪检测结果示意图

2应力波断层扫描结果可得到木构件在测定断面的材质状况，图B.3.2-2颜色直观显示了木构件健康与否，图像颜色可人为设定，由紫红色过渡到绿色表示波速由低值逐渐增大至高值。

根据应力波断层扫描结果，若成像软件显示边缘存在缺陷（图像显示为紫红色或设定的其它颜色，该颜色对应区域的波速值相对较低），并向木构件中心延续，外缘部位宽度较大，随着向木构件中心的延续，宽度逐渐减小，判定为开裂；检测时成像软件显示木构件的髓心及附近位置存在缺陷，判定存在空洞或腐朽；检测时成像软件显示边缘部位和内部散乱分布的缺陷，判定为腐朽。

图B.3.2-2 应力波断层扫描结果示意图

B.3.3 通过应力波断层扫描，可以得到木构件内部材质的图像。利用阻抗仪对存在缺陷的检测结果进行代表性单路径上缺陷长度的修正，可获得更为准确的缺陷面积，代表性单路径的选取应以能修成应力波显示缺陷轮廓为准。其修正公式参考如下：

式（B-1）

式中：

——阻抗仪修正的缺陷面积（单位：mm2）；

——应力波断层扫描仪检测的缺陷面积（单位：mm2）；

——单路径（第1条路径）上阻抗仪检测缺陷长度（单位：mm）；

——单路径（第2条路径）上阻抗仪检测缺陷长度（单位：mm）；

——第1条路径对应的应力波断层扫描仪检测缺陷长度（单位：mm）；

——第2条路径对应的应力波断层扫描仪检测缺陷长度（单位：mm）。

单独利用阻抗仪检测，若在某处发现缺陷则补充缺陷位置周边的检测，检测次数以能修成大致缺陷轮廓为准。检测结束后，根据木构件形状、尺寸和阻抗仪曲线可画出缺陷平面图，获得大致缺陷面积。

B.3.4 对于木构件的树种信息，应通过取样木材制作显微切片获得。

B.3.5 对于应力波测试的数据分析和图形处理，应按不同的应力波速率将对应不同的显示颜色进行评定，高速率值所对应的颜色可判定为健康材，低速率值所对应的颜色可判定为缺陷。通过颜色区分即可以明确地识别出健康材和内部缺陷，并可对缺陷位置和面积进行粗略判定。

- 附录C  三维激光扫描法检测建筑变形

- C.1一般规定

C.1.1古建筑整体变形的检测，应主要包括建筑物基础、上部承重结构及围护结构的变形损坏。

- C.1.2  对于需要保护的古建筑，应在地震、风灾、水灾、火灾、雷击等较大自然灾害发生后，进行一次损伤与变形的检查和检测。

- C.1.3  对有可能受到外在长时间缓慢影响的重要古建筑（如地铁、大风、地质变化等），宜每半年进行一次建筑变形检测以对比数据观测其变化。

C.2 检测仪器和检测操作步骤

C.2.1在采用维激光扫描仪检测古建筑整体变形中，应使用全站仪用于定位。

C.2.2古建筑整体变形的检测步骤，宜符合下列要求：

1设置扫描仪基准点起始点，一般设在建筑正前方，采用向两侧围合方式不断更换站点对建筑整体进行扫描，并且通过全站仪控制方位。

2选择站点原则应保证扫描数据完全覆盖整体建筑，所有站点应在全站仪控制范围内，扫描角度应保证入射角大于30度，距离在20-30m以内。并应尽量避开遮挡，树木、帘子等、尽量减少人员走动与门的开关，如有需要，对屋顶等扫描需要搭设脚手架。

3对屋内构件变形情况扫描，应在屋内设置站点获取信息。

4对斗栱等小构件或榫卯等构件细部变形进行检测时，可采用手持近距离扫描仪工作。

C.3 数据处理方法

C.3.1 对扫描数据进行拼接，应尽量减少人为干预的误差。

C.3.2 在建筑物存在图纸资料的情况下，应把扫描数据与原有图纸资料进行比对，给出地基、承重结构及围护结构的变形情况。

C.3.3在建筑物不存在图纸资料的情况下，应根据扫描数据所测试对象与水平垂直方向的变化程度，结合构件有可能存在的原始状态进行变形程度的判断。

# 本标准用词说明

- 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

  - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 标准中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引 用 标 准 名 录

《木材含水率测定方法》GB/T 1931

《木材密度测定方法》GB/T 1933

《木材顺纹抗压强度试验方法》GB/T 1935

《木材抗弯强度试验方法》GB/T 1936.1

《木材抗弯弹性模量测定方法》GB/T1936.2

《数据的统计处理和解释——正态样本离群值的判断和处理》GB 4883

《木结构设计标准》GB 50005

《建筑抗震设计规范》GB50011

《建筑变形测量规范》JGJ 8

古建筑木结构检测技术标准

Standard for Technical Testing of Historic Timber Structure

条文说明

《古建筑木结构检测技术标准》编制组

2019年7月

目  录

1总则----------------------------------------------------------------------------------------------------------35

3 基本规定---------------------------------------------------------------------------------------------------36

3.1 现场检测程序和基本要求----------------------------------------------------------------------------36

3.2古建筑木结构现状的调查与检测--------------------------------------------------------------------36

3.3 检查与检测项目和检测方法--------------------------------------------------------------------------37

3.4  抽样方法与原则----------------------------------------------------------------------------------------38

4 场地和地基基础检查与检测----------------------------------------------------------------------------39

5结构布置和构造检查与检测-----------------------------------------------------------------------------40

5.1一般规定---------------------------------------------------------------------------------------------------40

5.2 建筑结构布置检查与检测-----------------------------------------------------------------------------40

5.3 结构构造检查与检测-----------------------------------------------------------------------------------40

6木构件材料性能检测--------------------------------------------------------------------------------------41

6.1 一般规定--------------------------------------------------------------------------------------------------41

6.2木材弦向抗弯强度检测方法---------------------------------------------------------------------------41

6.3木材微破损检测方法------------------------------------------------------------------------------------41

7木构件缺陷与损伤检测-----------------------------------------------------------------------------------42

7.1 一般规定--------------------------------------------------------------------------------------------------42

7.2  木材缺陷检测-------------------------------------------------------------------------------------------42

7.3  木构件损伤检测----------------------------------------------------------------------------------------43

8结构整体与构件变形检测和监测-----------------------------------------------------------------------45

8.1 一般规定--------------------------------------------------------------------------------------------------45

8.2 结构整体与构件变形检测-----------------------------------------------------------------------------45

9围护结构检查与检测--------------------------------------------------------------------------------------46

Contents

1 General Provisions -----------------------------------------------------------------------------------------35

3 Basic Requirements ----------------------------------------------------------------------------------------36

3.1 On-site Testing Process and Basic Requirements -------------------------------------------------36

3.2 Actuality Investigation and Testing of Historic Timber Structure ------------------------------36

3.3 Inspection, Testing Items and Testing Method-----------------------------------------------------37

3.4 Sampling Method and principle ---------------------------------------------------------------------38

4 Inspection and Testing of Site, Soil and Foundation ---------------------------------------------------39

5 Inspection and Testing of Structural Configuration and Constructional Detail --------------------40

5.1 General Requirements --------------------------------------------------------------------------------40

5.2 Inspection and Testing of Structural Configuration of Buildings -------------------------------40

5.3 Inspection and Testing of Structural Constructional Detail--------------------------------------40

6 Material Property Testing of Timber ---------------------------------------------------------------------41

6.1 General Requirements --------------------------------------------------------------------------------41

6.2 Testing Method of Tangential Bending Strength of Wood ---------------------------------------41

6.3 Testing Method of Micro-destruction of Wood ---------------------------------------------------41

7 Defect and Damage Testing of Timber ------------------------------------------------------------------42

7.1 General Requirements --------------------------------------------------------------------------------42

7.2 Defect Testing of Wood -------------------------------------------------------------------------------42

7.3 Damage Testing of Timber ---------------------------------------------------------------------------43

8 Deformation Testing and Monitoring of the Whole Structure and Members -----------------------45

8.1 General Requirements --------------------------------------------------------------------------------45

8.2 Deformation Testing of the Whole Structure and Members -------------------------------------45

9 Inspection and Testing of Building Envelope -----------------------------------------------------------46

1 总则

1.0.1古建筑木结构的健康状况与自然环境和人类活动密切相关，由于我国文物建筑历史久远，且长期暴露于自然环境之中，在各种场地环境、气候环境、灾害和人为因素的作用下，大部分古建筑木结构的健康状况不容乐观。尤其是近几年破坏性灾害频繁发生，古建筑木结构损害的事件也有所增多。如何对古建筑木结构的健康状况进行及时、准确的诊断与评价以及维修加固提供科学的依据，是当前古建筑木结构保护工作中所急需解决的一个重大问题。

由于历史原因，当前我国在文物建筑古建筑木结构病害检测与监测技术及其标准体系方面还很不完善，需要通过深入研究给出现场检测的内容与方法以及健康监测技术，并在此基础上，制定相应的标准。本标准是在总结国内外对古建筑木结构现场检测经验和结合课题研究的基础上，编制了本标准，其目的是为了规范古建筑木结构现场检测工作的内容及方法、正确评定古建筑木结构的性能和结构参数、保证检测结果的可靠性。

1.0.2 本标准适用于古建筑木结构的现场检测，对于民居木结构建筑以及木柱承重的近代木结构的现场检测可供参考。

1.0.3古建筑木结构的现场检测有其自身的特点，其结构检测部分应遵从《建筑结构检测技术标准》等的原则规定，也应符合古建筑可靠性和建筑鉴定的要求，所以古建筑木结构的现场检测除应执行标准外，还应符合相关标准的规定。

3 基本规定

3.1 检测程序和基本要求

3.1.1  古建筑木结构现场检测工作的基本程序是搞好检查与检测工作的基本环节之一。由于古建筑经历了各种灾害、维修与维护，而且历史资料缺失比较严重，其现场检测工作程序显得更为重要，本条给出的检测工作程序中每一步都是必不可少的，均应认真执行。

3.1.2  对于古建筑木结构检测的初步调查应当引起检测单位的重视，初步调查的目的是进一步了解委托方的检测要求和制订有针对性的检测方案，这就需要收集所检测木结构的图纸资料和历次维修维护资料以及灾害作用情况，对建筑结构现状损伤进行现场查勘，为制订切实的检测方案和实施现场检测奠定扎实的基础。

3.1.3  古建筑木结构现场检测方案是在资料收集和现场查勘的基础上制订的，是检测机构对进行这项检测工作的内容、检测项目、依据的标准、检测批的划分、检测方法、抽样数量、进度计划、安全与环境保护措施等方面的阐述，也是检测机构对委托方的承诺和对检测人员进行检测工作质量控制的需要。

3.1.4  现场检测所用仪器、设备的适用范围和检测精度是否满足检测项目的要求关系到检测结果的准确性，所用仪器、设备的校准和是否处于正常状态情况确定这个设备是否可以使用，这些均是检测工作的基本要求。

3.1.5 现场检测的测区和测点明晰标注和编号是为了使检测的构件做到可以追溯和复验，标注方便擦除是为了保护古建筑。

3.2古建筑木结构现状的调查与检测

3.2.1古建筑木结构现状的调查与检测是在初步查勘基础上的深入工作，应在初步查勘的基础上确定调查与检测重点，即对于出现损伤的部位应仔细检测，但均应包括地基基础、上部承重结构和围护结构三个部分。

3.2.2 古建筑木结构地基的岩土工程勘察资料是了解建筑所处地下岩土工程情况的最好途径，但由于建造年代久远以及建造时还缺乏勘察的手段等，一般是没有的；对于地基所处场地比较平坦情况时也可采用临近的岩土工程勘察资料作为参考。对于不增加过多荷载情况下的修缮，根据建筑物上部结构是否存在地基不均匀沉降的反应进行评估；当不存在地基不均匀沉降时，可以认为地基基础满足承担上部结构荷载的要求；当存在较多的地基不均匀沉降或地基变形比较大或需要增加荷载时，宜对场地地基进行近位勘察，地基变形有继续发展情况时，应进行沉降观测。

同样，对于基础的种类和材料性能，应首先通过查阅图纸资料确定；当资料不足或资料虽然基本齐全但有怀疑时，可开挖个别基础检测。

3.2.3 上部承重结构现状调查与检测，应根据结构的具体情况和鉴定内容、要求进行，但均应包括结构体系及其整体性、结构构件及其连接构造、结构缺陷与损伤、结构位移和变形的检查与检测等内容。

3.2.4  围护结构的现状调查涉及围护结构自身的损伤和与主体结构的连接情况两个方面。

3.2.5、3.2.6古建筑木结构现场检查和检测的目的是为房屋结构安全性鉴定提供可靠的结构参数，其现场检测的检测项目和抽样数量应根据资料完整性和现状损伤状况采用区别对待的原则，对于资料不全或与实际不符合的应全面检测；对于现状损伤的部位应重点检测，为确定损伤的原因分析提供基础数据。因此，根据现场查勘情况，将鉴定木结构房屋的现状初步区分为良好、一般和较差三种状况。根据所鉴定木结构房屋图纸资料有效的情况和房屋建筑的现状情况和木结构房屋重要性分为三类，主要是体现现场检测和鉴定区别对待的原则。特别是对于现场检测，新建工作的施工质量检测是根据检验批的构件数量确定抽样数量和在该检验批中随机抽取，主要是确定施工质量的一致性和是否满足设计和验收标准的要求。古建筑木结构房屋使用了许多年，其影响结构安全和使用安全问题会反映在结构的变形、损伤上，而且古建筑木结构房屋的检测是为了提供安全与抗震鉴定的结构损伤程度和结构分析参数，因此对受力比较大和出现损伤及损伤严重的部位应仔细检测和多抽样。

3.3 检查与检测项目和检测方法

3.3.1 古建筑木结构的现场检查和检测是为结构安全性和抗震鉴定提供现状损伤和结构参数，其现场检查和检测的项目是围绕变形与损伤、连接构造和构件力学性能等给出的。

3.3.3 由于对古建筑木结构检测的仪器设备部分是自行开发或引进国外的，所以规定了相应的要求。本条把引进的国外仪器等同于自行开发的检测方法的要求，主要是考虑对引进设备应进行送检和充分了解仪器的性能、精度、适用范围和与成熟方法的比较等。

3.3.4 结构、构件检测结果是为结构安全性和抗震鉴定提供可靠的依据，对检测数据的处理应符合现行结构鉴定和检测标准的要求。这里所说的“当需采用不止一种检测方法同时进行测试时应事先约定综合确定检测值的规则，不得事后随意处理。”不包括两种测试方法联合检测确定某一结构参数的检测。

## 3.4  抽样方法与原则

3.4.1～3.4.4  结构检测的抽样方法是为能够得到对结构安全性和抗震鉴定提供可靠的数据服务的，对古建筑木结构现场检测的抽样方法和原则可分为全数检测或抽样检测两类。但对抽样检测并不过分强调随机抽样，而是强调对结构安全性和抗震性能影响大的楼层和构件以及出现明显损伤的构件进行重点抽样。

4 场地、地基基础检查与检测

4.0.1本条给出了古建筑木结构场地、地质环境的调查的内容和引入了《建筑抗震设计规范》GB 50011关于建筑场地有利、不利、一般和危险地段的划分。其目的是为了对古建筑的建筑场地进行评价和提出相应的对策。

4.0.2、4.0.3由于古建筑木结构建造年代久远，地基基础的基础变形与损伤会引起结构中的一些构件变形或围护墙体下沉、建筑倾斜和局部沉降等。 所以古建筑木结构地基基础检查与检测包括资料查阅、补充勘查和开挖检测等工作。

（1）查阅岩土工程勘查报告以及有关图纸资料，检查建筑现状、实际使用荷载、沉降量和沉降稳定情况、沉降差、上部结构倾斜、裂缝情况。

当具有地基基础资料且不存在地基过大沉降和不均匀性沉降情况时，可不进行地基基础的检测。

当地基资料不足时，可根据建筑物是否存在地基不均匀下沉的影响和安全鉴定的要求等，对场地地基进行补充勘查或沉降观测。

（2）基础的种类和材料性能，可通过查阅图纸资料确定；当资料不足且基础有损伤或虽然资料基本齐全但有怀疑时，应开挖检测，进行基础类型、尺寸、埋深的量测和材料强度检测，检查基础变位、开裂、腐蚀和损伤情况。

4.0.5 对于高台基或浅埋基础出现局部下沉情况可采用地质雷达仪探测地基是否存在空洞，也可通过开挖进行确定；对于高台基表面出现损伤的应通过开挖确定下部损伤情况。对于单栋古建筑木结构中，每种类型的基础宜选择有代表性的位置开挖1个，查看基础类型、量测截面尺寸及埋深、检测材料强度和损伤等。

5结构布置和构造检查与检测

5.1一般规定

5.1.2本条说明了古建筑木结构的承重骨架和屋顶形式以及结构布置检查与检测的内容。

5.1.3 本条说明了古建筑木结构的构造连接主要形式和检查与检测的主要内容。

5.2 建筑结构布置检查与检测

5.2.1由于古建筑木结构建造年代较久，期间经历过维护、维修，虽然建筑体型一般不会变化，但保存完整的图纸不多，作为古建筑木结构的保护需要保存建筑体型图，对于如楼梯灯建筑构件布置也需要通过检测确定这些构件是否存在安全隐患。对于建筑体型和建筑构件布置的检查和检测应区分有无建筑图或测绘图与图纸不全等情况。对于有建筑图的其检测重点是实际建筑体型和构件是否有变动或维修，量测和记录建筑构件与图纸不符合或变动的部分和实际情况；对于缺少建筑图的应通过现场检查确定建筑体型和构件布置、开洞及相关尺寸的基础上绘制主要建筑图。

5.2.2 同样古建筑木结构结构体系与结构布置、结构主要构件的检查与检测也分为有、无结构施工图与施工图不全等情况，并应采取区别对待的原则。

5.2.3鉴于三维激光扫描技术发展很快、且也有不少单位具备这种仪器，所以对于较重要或较复杂的古建筑木结构，有条件时宜采用三维激光扫描绘制建筑和结构立体图。

5.2.4古建筑木结构的构件连接构造与木结构经历过维修、更换的，应逐个进行检查与检测。

5.3 结构构造检查与检测

5.3.1、5.3.3 这两条给出了木结构构件间连接构造方式、工作状态和损伤情况的检查与检测的项目。

5.3.2木结构构件间的连接构造检查也应区分有设计和历次维修资料和缺少图纸资料两种情况，并给出了这两种情况的抽样数量。

5.3.4 对于古建筑木结构构件连接的损伤及其损伤程度直接影响结构安全性与抗震性能，应进行全数检查与检测，并应对构造损伤严重的进行重点检测。

6 木构件材料性能检测

6.1 一般规定

6.1.1 本条规定了本章的适用范围及主要目的。

6.1.2 本条例举了木构件材质性能的检测项目。

6.1.3 本条给出了木材强度等级评定的3种方法。

6.1.4 本条给出了木材强度设计值的取值方法。

6.1.5 本条给出了木材含水率的测试方法。

6.2木材弦向抗弯强度检测方法

6.2.1 木材弦向抗弯强度检测方法的检测结果的准确度高于其他2种检测方法，但要求测试试样应来自于维修替换下的原结构构件，且该替换构件与被鉴定构件树种相同。收集到原材料后，在实验室进行木材弦向抗弯强度的试样。

6.2.2 本条给出了木材弦向抗弯强度检测方法评定木材强度等级的具体方法，包含测试和评判等内容。

6.3木材微破损检测方法

6.3.1 本条给出了采用木材微破损检测方法时，现场应检测的主要构件以及抽样数量。

6.3.2、6.3.3 这两条给出了木材弦向抗弯强度检测方法评定木材强度等级的具体方法，包含取样和评判等内容。

6.3.4 本条给出了木材树种类别检测方法评定木材强度等级的方法。

7 木构件缺陷与损伤检测

7.1  一般规定

7.1.1 本条将古建筑木构件的缺陷与损伤检测内容划分为木材缺陷和木构件损伤检测两大类。木材缺陷主要指木材在生长过程中，因生长应力或自然损伤而形成的天然缺陷，如木节、斜纹、扭纹、干缩裂缝和髓心等。木构件损伤主要指在古建筑木结构的使用中，由于荷载、环境或生物侵蚀、灾害和人为因素等造成的构件非正常的位移、变形、开裂以及材料的破损和劣化（虫蛀、腐朽、空洞）等。

7.1.2 本条规定了古建筑木构件缺陷与损伤检测的重点内容和重点检测部位。腐朽和虫蛀是采用生物材的木结构所特有也是主要损伤，裂缝是木构件最常见的缺陷与损伤之一，这三项缺陷与损伤对木构件的承载力削弱最为严重，因此是重点检测内容。柱根常见的缺陷与损伤是腐朽和空洞，柱身常见的缺陷与损伤是开裂；梁架常见的缺陷与损伤是劈裂和开裂以及下挠；含水率较高或存在渗漏的构件表面常见的缺陷是腐朽。因此确定古建筑木结构重点检测部位为被墙体包裹、存在渗漏和受潮现象、菌虫危害区域以及受力集中的构件和部位。

7.1.3、7.1.4  古建筑木构件的缺陷与损伤按所在的部位不同分为外观与内部的缺陷与损伤。古建筑木构件缺陷与损伤的现场检测是对建筑单体不同楼层或区域、不同种类的木构件利用不同的检测手段进行不同程度的检测，即针对古建筑中的柱、梁、檩、枋、椽、望板等构件种类、构件位置和构件重要性不同，在采用目测查缺、敲击辨声以及简单仪器进行外观缺陷与损伤检测的基础上再采用阻抗仪、应力波等进行深层的内部无损检测。

内部空洞和腐朽往往在构件外观状况上有所反应，对古建筑木构件外观缺陷与损伤的检查与检测应是内部缺陷与损伤无损检测的基础，而外观检查与检测起到对缺陷与损伤进行全面排查、发现可能存在的内部严重缺陷与损伤并有的放矢的进行无损检测的作用，因此其抽样数量应为全面检查和全数检测。

对于表面存在明显损伤构件的内部缺陷与损伤的检测，抽样数量应为全数检测。对于表面未出现明显损伤构件的内部缺陷与损伤的检测，应检测其重点检测部位，并按楼层、构件类型划分检验批，每批随机抽取不少于3个代表性构件。

7.2  木材缺陷检测

7.2.1本条列举了古建筑木构件木材的主要缺陷，包括木节、斜纹、扭纹、干缩裂缝等都是木材在生长过程中因生长应力或自然损伤而形成的天然缺陷，应对其所在部位、范围和程度进行检测，以确定对结构构件承载力的影响。

7.2.2~7.2.5 依次给出了木节、斜纹、扭纹、干缩裂缝的测量检测方法。

7.3  木构件损伤检测

7.3.1 本条列举了古建筑木构件木材的主要损伤，包括虫蛀、腐朽、空洞和构件折断、劈裂或沿截面高度出现的受力褶皱和裂纹、裂缝以及由于渗漏、火灾或侵蚀性物质作用引起的构件损伤等，这些损伤是由于古建筑使用中由于荷载、环境或生物侵蚀、灾害和人为因素等造成导致有效截面受损或材料劣化，应对其所在部位、范围和程度进行检测，以确定对结构构件承载力的影响。

7.3.2 本条给出了虫蛀的检测方法，包括虫蛀的范围和深度。需要强调的是虫蛀不仅发生在构件表面，还很可能发生在构件内部，内部虫蛀的检测首先依赖于构件外观损伤的全面检查。对出现虫蛀现象的构件，本条提出了防虫措施的检测要求。

7.3.3 本条给出了腐朽或空洞的检测方法，包括腐朽或空洞的范围和深度。本条提出的方法主要适用于木构件的表层腐朽检测，构件内部腐朽或空洞的现场检测则需在全面检查构件外观损伤的基础上采用7.3.6条应力波或阻抗仪的无损检测方法。对出现腐朽或空洞的构件，本条提出了防腐措施的检测要求。

7.3.4对构件折断、劈裂或沿截面高度出现的受力褶皱和裂纹、裂缝，其检测方法和仪器与干缩裂缝缺陷无异。

7.3.5本条给出了其它损伤如渗漏、火灾或侵蚀性物质影响的检测方法，包括部位、范围和程度，并提出了防火措施的检测要求。

7.3.6 本条给出了采用应力波或阻抗仪等无损检测技术检测木构件内部腐朽、空洞和裂缝的原则和方法。第1款为应力波法，第2款为阻抗仪法，第3款为应力波和阻抗仪结合方法，这三种方法的检测程序和判定方法在附录B中给出了具体规定。

7.3.7 本条给出了古建筑木结构现场不同部位和类型构件的内部腐朽、空洞和裂缝的检测方法。根据现场条件，对于未被墙体包裹的柱采用应力波和阻抗仪结合使用的检测技术，对于墙包柱则采用阻抗仪技术，对于主要承重梁（柁）和枋主要采用阻抗仪，对于其它次要的檩、梁和枋及非承重的连接件以及椽子和望板等则通过外观缺陷与损伤的检测方法。需要说明的是，不论何种部位、何种类型的构件，其内部缺陷与损伤检测都首先依赖于构件外观缺陷与损伤的全面检查，只有排查出问题构件才能有的放矢的采取相应的检测方法，提高检测精度和效率。

8  结构整体与构件变形检测、监测

8.1 一般规定

8.1.1 古建筑木结构进行变形检测和监测的基本要求是以确切反映待测古建筑木结构及其所在场地在荷载作用及环境等影响下的变形程度或趋势，这一要求应体现在变形测量的全过程。测量的成果质量取决于各个测量环节，而技术方案尤为重要，且若存在对结构本体损坏或微损的情况，应取得委托方及文物主管部门的同意。因此，在变形测量开始前，应认真做好技术设计，形成书面的技术设计书或施测方案，并应征得文物主管部门专业技术人员的确认。

8.2 结构整体与构件变形检测

8.2.1 为监视现存古建筑木结构及其周围环境在使用期间和修缮加固后的安全，了解其变形特征，并为文物保护、管理及科研提供资料，在参考国家标准《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB50165-92）第3.2.7条规定的基础上，本标准提出8类古建筑木结构在在使用期间和修缮加固后应进行变形观测。

8.2.3 本标准制定的检测内容，是根据现存古建筑木结构的构造特点以及营造技术，结合实践经验，并参考了其他国家有关的标准、指南和手册确定的。工作内容较为系统，但不要求全面执行，可根据实际所遇到问题的性质进行具体安排，具体选择测量项目。

9  围护结构检查与检测

9.0.1 本条规定了本节的适用范围。

9.0.2 本条给出了古建筑木结构围护墙体的检测项目。围护墙体采用砌体结构，裂缝是砌体结构最常见的损伤之一，墙体歪闪、下沉、倾斜变形都可能引起围护墙开裂，根据裂缝的分布位置及长度、宽度、深度和数量判断出裂缝形成的原因，是下一步维修修缮采取正确对策的依据。此外，由于古建筑长年累月经受的环境侵蚀或灾害及外力作用导致墙体出现的风化、酥碱和渗漏等损伤也应为必检项目。

9.0.3 本条给出了古建筑木结构屋面瓦及木望板等屋面围护结构的缺陷与损伤的检测项目。根据屋面瓦和木望板的材质特点和做法的不同分别给出了应检测的项目。

9.0.4 本条给出了古建筑木结构屋面围护结构的变形检测项目。屋面或屋脊的平整（直）度可采用全站仪或三维激光扫描仪进行检测。