CECS

ICS

Q

团体标准

T/CECS       -2019

水泥用铁质校正料

Iron correction material for iron and steel smelting by dust mud

（征求意见稿）

2019-××-××发布

2019-××-××实施

中国工程建设标准化协会    发布

前    言

本标准按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2019〕12号）的要求制定。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国建筑标准设计研究院有限公司、宝武集团环境资源科技有限公司

本标准参加起草单位：安徽海螺水泥股份有限公司、南方水泥有限公司、上海海螺明珠水泥有限责任公司、南京中国水泥厂、上海宝钢新型建材科技有限公司、南京梅宝新型建材有限公司、宝武环科武汉金属资源有限责任公司、宝武环科鄂州资源有限责任公司

本标准主要起草人：高鹏  汪毅  徐兵  周刻成  仉红梅  费雪英  黄爱斌  秦宏基  陈章  倪俊胡兵  杨亭  贺鸿珠

水泥用铁质校正料

1  范围

本标准规定了用于硅酸盐水泥熟料生产原料的钢铁冶炼尘泥制铁质校正料产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于硅酸盐水泥熟料生产原料用的钢铁冶炼尘泥制铁质校正料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 176   水泥化学分析方法

GB 5085.3  危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB/T 15555.1  固体废物  总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 15555.2  固体废物  铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T 15555.3  固体废物  砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 15555.4  固体废物  六价铬的测定

GB/T 15555.5  固体废物  总铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 15555.6  固体废物  总铬的测定  直接吸入火焰原子吸收分光光度法

GB/T 15555.7  固体废物  六价铬的测定  硫酸亚铁铵滴定法

GB/T 15555.8  固体废物  总铬的测定  硫酸亚铁铵滴定法

GB/T 15555.9  固体废物  镍的测定  直接吸入火焰原子吸收分光光度法

GB/T 15555.10  固体废物  镍的测定  丁二酮肟分光光度法

GB/T 15555.11  固体废物  氟化物的测定  离子选择性电极法

GB/T 15555.12  固体废物  腐蚀性测定  玻璃电极法

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 30760  水泥窑协同处置固体废物技术规范

CJ/T 221  城市污泥水处理厂污泥检验方法

CJ/T 314  城镇污水处理厂污泥处置  水泥熟料生产用泥质

HJ/T 20  工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T 299  固体废物  浸出毒性浸出方法  硫酸硝酸法

HJ 662  水泥窑协同处置固体废物环保技术规范

HJ 680  土壤和沉积物  汞、砷、硒、铋、锑的测定  微波消解原子荧光法

HJ 781   固体废物 22种金属元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

JC/T 850  水泥用铁质原料化学分析方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

钢铁冶炼水处理污泥  sewage Sludge from iron and steel smelting

钢铁冶炼生产过程中的水处理系统脱水后产生的污泥。不纳入国家危险废物的名录。

3.2

炼钢除尘灰  steelmaking dust

炼钢系统生产收尘产生的除尘灰。不纳入国家危险废物的名录。

3.3

炼铁除尘灰  ironmaking dust

炼铁系统生产收尘产生的除尘灰。不纳入国家危险废物的名录。

3.4

钢铁冶炼尘泥制铁质校正料（简称：铁质校正料）  iron correction material for iron and steel smelting by dust mud

采用钢铁冶炼生产过程中的水处理污泥、炼钢除尘灰和炼铁除尘灰等为主原料混合调质配制的铁质校正料，用于补充硅酸盐水泥（以下简称：水泥）生料中Fe2O3等成分的不足。

4  要求

4.1  一般要求

4.1.1  水泥企业应按HJ 662要求将铁质校正料作为部分原料配制生料进行水泥熟料生产。

4.1.2  铁质校正料的颜色一般应为灰褐色或深褐色；铁质校正料应无明显的刺激性气味。

4.2  铁质校正料的性能指标

水泥熟料生产原料用的铁质校正料的性能指标应符合表1的要求。

表1  铁质校正料产品的性能指标

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fe2O3 | ≥25% |
| 2 | MgO | ≤5.0% |
| 3 | R2O | ≤3.0% |
| 4 | 水分 | ≤25% |
| 5 | pH值 | ≥4和≤12% |

4.2  铁质校正料的重金属含量控制指标

水泥熟料生产原料用的铁质校正料的重金属含量控制指标应符合表2的要求。

表2  铁质校正料产品的重金属含量控制指标（单位：mg/kg）

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷(As） | ≤800 |
| 2 | 铅(Pb） | ≤2000 |
| 3 | 镉(Cd） | ≤50 |
| 4 | 铬(Cr) | ≤1500 |
| 5 | 铜(Cu) | ≤2000 |
| 6 | 镍(Ni) | ≤2000 |
| 7 | 锌(Zn) | ≤25000 |
| 8 | 锰(Mn) | ≤10000 |

4.3  铁质校正料的浸出毒性控制指标

水泥熟料生产原料用的铁质校正料的浸出毒性控制指标应符合表3的要求。

表3  铁质校正料产品的浸出毒性控制指标（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜（Cu） | ≤100 |
| 2 | 锌（Zn） | ≤100 |
| 3 | 镉（Cd） | ≤1 |
| 4 | 铅（Pb） | ≤5 |
| 5 | 总铬（T-Cr） | ≤15 |
| 6 | 六价铬（Cr6+） | ≤5 |
| 7 | 汞（Hg） | ≤0.1 |
| 8 | 钡（Ba） | ≤100 |
| 9 | 镍（Ni） | ≤5 |
| 10 | 总银（Ag） | ≤5 |
| 11 | 砷(As） | ≤5 |
| 12 | 硒（Se） | ≤1 |
| 13 | 无机氟化物（不包括氟化钙）（F-） | ≤100 |
| 14 | 氰化物（CN-） | ≤5 |

5  试验方法

5.1  表1中Fe2O3、MgO、R2O含量的测定按GB/T 176或JC/T 850规定的试验方法进行。

5.2  表1中水分的测定按CJ/T 221规定的试验方法进行。

5.3  表1中pH值的测定按GB/T 15555.12规定的试验方法进行。

5.4  表2中重金属含量按CJ/T 314、HJ 680、HJ 781、GB 30760规定的试验方法进行。

5.5  表3中浸出毒性指标按HJ/T 299、GB 5085.3、GB/T 15555.1、GB/T 15555.2、GB/T 15555.3、GB/T 15555.4、GB/T 15555.5、GB/T 15555.6、GB/T 15555.7、GB/T 15555.8、GB/T 15555.9、GB/T 15555.10、GB/T 15555.11规定的试验方法进行。

6  检验规则

6.1  组批

在同一生产条件下，用于水泥熟料生产的铁质校正料，每五千吨为一个组批，不足五千吨按一批计。

6.2  取样

每一组批中随机抽取 10 个区域样，每个区域样不少于 1kg，总量至少10kg。按 HJ/T 20要求混合制样后待检测。

6.3  出厂检验

6.3.1  每批铁质校正料产品应经检验合格并附检测报告后方可出厂。

6.3.2  出厂检验项目为4.1条表1中除pH值外的所有项目。

6.4  型式检验

6.4.1  有下列情况之一应进行型式检验：

——原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——正常生产时，每年检验一次；

——产品停产半年以上，恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

——国家质量监督检验机构提出型式检验的要求时。当发生下列情况时，应进行动态检验：

6.4.2  型式检验项目为4.1至4.3的全部项目。

6.5  判定规则

6.5.1  出厂检验项目符合本标准4.1条表1中相关技术要求时，判为出厂检验合格。若其中任何一项及以上不符合要求的，允许在同一组批中重新加倍取样进行全部项目的复检，如依然不合格的，即判定本批次为不合格品。

6.5.2  型式检验项目符合本标准4.1条至4.3条的技术要求时，判为型式检验合格。若其中任何一项及以上不符合要求的，允许在本批留样中取样进行复检，以复检结果判定。

6.6  仲裁

对产品质量有争议时，相关单位应将认可的样品签封，送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。

7  标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

铁质校正料产品应有产品名称、净含量、批号、执行标准号、生产厂名称和地址、生产日期。可以书面打印形式随产品出厂。

7.2 包装

产品应为散装。如第二方对包装有特殊要求时，由供需双方商定。

7.3 运输

在装卸及运输过程中应防止扬尘、撒落、超高、超载等情况。

7.4 贮存

贮存场地应坚实平坦。铁质校正料应分批存放，堆垛高度不宜超过3m，必须严格执行GB 18599的相关要求。