T/CECS×××—20XX

中国工程建设标准化协会标准

高性能聚合物改性沥青防水材料复合防水

应用技术规程

（征求意见稿）

中国建筑工业出版社

前  言

根据中国工程建设标准化协会“关于印发2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划的通知”（建标协字[2017]031号）的要求，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共分为7章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、质量验收。

本规程由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口管理，由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送住房和城乡建设部科技与产业化发展中心（地址：北京市海淀区三里河路9号，邮编：100835）

主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：略

主要起草人：略

主要审查人：

目    次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  材  料	6

4.1  复合防水层	6

4.2  卷材和涂料	6

5  设  计	10

5.1  一般规定	10

5.2  屋面防水工程	10

5.3  地下防水工程	22

6  施  工	33

6.1一般规定	33

6.2  屋面防水工程	36

6.3地下防水工程	39

7  质量验收	41

7.1  一般规定	41

7.2屋面防水工程	41

7.3地下防水工程	42

本标准用词说明	43

引用标准名录	44

# 1  总  则

1.0.1  为规范高性能改性沥青防水材料复合防水的应用技术，做到技术先进、经济合理、安全环保、质量可靠，制定本规程。

（条文说明：复合防水体系早于2012年发布、实施的GB50345-2012《屋面工程技术规范》中有所提及，复合防水系统由于将卷材及涂料进行优势互补，同时施工工期上具有明显的优势。近年来在市场上得到广泛推广，但由于GB50345-2012中，对复合防水材料的选择较笼统，导致出现了大量不适宜的复合防水做法运用于工程当中，产生了现场施工烟气浓郁环保不达标，卷材与涂料复合程度不高易剥离或相互浸蚀等诸多问题。为保证复合防水体系选材及施工的正确引导，制定本规程势在必行。）

1.0.2  本规程适用于新建及既有建筑的屋面、地下等防水工程。

1.0.3 高性能改性沥青防水材料复合防水的设计、施工与质量验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  高性能改性沥青防水材料

高性能改性沥青防水卷材与高性能改性沥青涂料防水涂料的统称。

2.0.2  高性能改性沥青防水卷材

以低烟改性沥青为主要组分的涂盖料，长纤聚酯毡、高分子膜基为增强胎基，上表面覆以聚乙烯膜、细砂、页岩，下表面覆以防粘膜、聚乙烯膜等隔离材料制成，可以卷曲的片状防水材料，包括聚酯胎热熔改性沥青防水卷材、聚酯胎自粘改性沥青防水卷材和无胎高分子膜基自粘防水卷材。

（条文说明：由于近年来国家环保要求日益提高，传统的沥青类材料在生产及施工运用中产生大量的沥青烟气，造成环境污染，已不适宜环保要求。故本规范要求高性能改性沥青防水卷材原材料须采用优质低烟改性沥青。）

2.0.3  高性能改性沥青防水涂料

以低烟聚合物改性沥青胶料为主要组分，加入其它助剂混合制成的防水涂料，包括热熔型橡胶沥青防水涂料和常温型改性沥青防水涂料。

（条文说明：高性能改性沥青防水涂料，主要采用物理共混改性沥青或沥青与高分子共聚物为主要成分，通过特种改性，实现了防水涂料更好的施工性，更优异的防水功能。）

2.0.4  高性能改性沥青防水材料复合防水层

高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材复合，共同形成的不窜水、优势互补的防水体系层。

（条文说明：复合防水的做法在GB50345-2012《屋面工程技术规范》中有多种选择方式，但经过近年来实际施工案例来看，以高聚物改性沥青防水卷材+高聚物改性沥青防水涂膜的做法效果最佳，且热熔型和反应型高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材的复合性能更加可靠，复合防水层在防水效果和系统寿命上均有及其优异的特点，系统采用与结构完全满粘的施工工艺，杜绝了窜水现象的发生，提高了防水层防水效果，同时涂料与卷材的复合施工，防水层的厚度和完整性得到了极大的替升，导致复合防水系统的耐久性和使用年限得到提升，经过长时间的市场验证，采用高性能复合防水系统具有更长的使用年限，故本规范在此做法基础上进行了调整，提高了材料本身的耐久性要求，使复合防水系统的设计寿命提升到与结构同寿命。）

# 3  基本规定

3.0.1  高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材复合防水适用于所有防水等级的防水工程。

- 3.0.2  高性能改性沥青防水材料应按表3.0.2-1、表3.0.2-2选用。

表3.0.2-1高性能改性沥青防水卷料选用表

| 类 型 |  | 材料名称 |
| --- | --- | --- |
| 聚酯胎 | 热熔卷材 | 聚酯胎热熔改性沥青防水卷材 |
|  | 自粘卷材 | 聚酯胎自粘改性沥青防水卷材 |
| 无 胎 | 自粘卷材 | 高延伸高分子膜基自粘防水卷材 |
|  |  | 高强度高分子膜基自粘防水卷材 |
|  |  | 复合型高分子膜基自粘防水卷材 |

表3.0.2-1高性能改性沥青防水涂料选用表

| 类 型 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 热熔型涂料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |
|  | 高粘结橡胶沥青防水涂料 |
| 常温型涂料 | 反应性高分子改性沥青防水涂料 |

（条文说明：根据施工工艺不同，我们把高性能改性沥青防水涂料分为两种，热熔型和冷施工型，各种涂料性能主要表现在高性能热熔型高粘橡胶沥青防水涂料拥有更好的粘接力，更低的融化温度和更低的沥青烟气；高性能热熔型非固化橡胶沥青防水涂料拥有更低的施工温度，加热时更低的沥青烟气；高分子改性沥青防水涂料是反应型高分子弹性防水涂料，采用高分子材料与沥青材料共聚反应，形成反应型防水涂膜，防水涂膜采用冷施工，且没有溶剂挥发，可以与改性沥青防水卷材形成极高的反应复合强度，不会出现界面分离现象。）

3.0.3  高性能改性沥青防水材料复合防水层的最小厚度应符合表3.0.3-1、表3.0.3-2、表3.0.3-3的规定。

表3.0.3-1高性能改性沥青防水材料复合防水层的最小厚度（mm）

| 项目 |  | 最小厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 复合防水层组合方式 |  | I级 | II级 |
| 聚酯胎热熔改性沥青防水卷材+ | 热熔型涂料 | 4.0+2.5 | 3.0+2.5 |
|  | 常温型涂料 | 4.0+2.0 | 3.0+2.0 |
| 聚酯胎自粘改性沥青防水卷材+ | 热熔型涂料 | 3.0+2.5 | 3.0+2.0 |
|  | 常温型涂料 | 3.0+2.0 | 3.0+1.5 |
| 无胎类自粘 防水卷材+ | 热熔型涂料 | 2.0+2.5 | 1.5+2.5 |
|  | 常温型涂料 | 2.0+2.0 | 1.5+2.0 |

（条文说明：参照GB50345-2012《屋面工程技术规范》中对复合防水层最小厚度的规定，高聚物改性沥青防水涂料I级设防不低于2.0mm，II级设防不低于1.2mm，根据工程应用经验，1.2mm不足以承担复合防水层涂膜防水层防水功能，故本规程将II级设防涂膜厚度设定为2.0mm）

3.0.3-2种植屋面（顶板）高性能改性沥青防水材料复合防水层的最小厚度（mm）

| 项目 | 防水等级 | 复合防水层组合方式 | 最小厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级 | 耐根穿刺型改性沥青防水卷材 +高性能改性沥青防水涂料 | 4.0+2.5 |

（条文说明：根据JGJ155-2013《种植屋面工程技术规程》相关规定，种植屋面防水层应满足一级防水等级设防要求，种植屋面防水层应采用不少于两道防水设防，且必须至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料。GB50345-2012《屋面工程技术规范》中对种植隔热屋面防水层有明确规定应采用耐根穿刺防水卷材。）

表3.0.3-3既有屋面高性能改性沥青防水材料复合防水层的最小厚度（mm）

| 项目 |  |  |  | 最小厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合防水层组合方式 |  |  |  | I级 | II级 |
| 热熔型涂料/常温型涂料 | 聚酯胎热熔改性沥青防水卷材 |  | 常温型涂料 | 1.5+4.0+2.5 | 1.5+3.0+2.0 |
| 热熔型涂料/常温型涂料 | 聚酯胎自粘改性沥青防水卷材 |  | 常温型涂料 | 1.5+3.0+2.5 | 1.5+3.0+2.0 |
| 热熔型涂料/常温型涂料 | 无胎高分子膜基自粘防水卷材 |  | 常温型涂料 | 1.5+2.0+2.5 | 1.5+1.5+2.0 |
| 热熔型涂料/常温型涂料 |  | 聚酯胎热熔改性沥青防水卷材 |  | 2.0+4.0 | 2.0+3.0 |
| 热熔型涂料/常温型涂料 |  | 聚酯胎自粘改性沥青防水卷材 |  | 2.5+3.0 | 2.0+3.0 |
| 热熔型涂料/常温型涂料 |  | 无胎高分子膜基自粘防水卷材 |  | 2.5+2.0 | 2.0+1.5 |

3.0.4  高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材复合防水施工安全和环保要求应符合以下规定：

1  高性能改性沥青复合防水施工应满足现行国家环保法律法规的要求，避免产生大气、水体、噪音污染，必要时可采取相关措施，防止对周围环境造成污染和对人体造成损害。

2  高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材应符合现行国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》GB 5044-8中划分为Ⅲ级(中度危害)和Ⅲ级以下标准。

3  高性能改性沥青防水卷材复合防水层施工时，现场必须采取通风措施，操作人员必须穿防护服；施工热熔型高性能聚合物防水涂料时还应配备口罩、手套和防护眼镜。

4  高性能热熔型改性沥青防水材料复合防水工程施工现场防火安全管理应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的有关规定。施工单位应建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人；加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃、可燃材料等消防管理制度和操作规程。

（条文说明：当选用高性能热熔型改性沥青防水材料时，须加热高性能热熔型改性沥青防水材料至具有良好的流动状态方可使用。常用的加热方式包括电加热，明火加热等，因此该情况下施工现场防火安全管理应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的有关规定。）

5  高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材应密封贮存，妥善保管和处理，不得随意倾倒或丢弃，避免污染环境和地下水资源。

3.0.5  有防腐蚀和沿海地区应满足耐酸碱盐和氯离子渗透性能指标要求。

（条文说明：氯离子渗透性能参照JTJ275-2000《海港工程混凝土结构防腐技术规范》的附录规定，氯离子渗出率应小于5.0×10-3mg/(c㎡.d) 。

# 4  材  料

## 4.1  复合防水层

4.1.1  高性能改性沥青防水材料复合防水层性能应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 高性能改性沥青防水材料复合防水层性能

| 项 目 |  |  | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高性能改性沥青防水卷材+高性能非固化橡胶沥青防水涂料 | 高性能改性沥青防水卷材+高性能高粘结橡胶沥青防水涂料 | 高性能改性沥青防水卷材+高性能反应性高分子改性沥青防水涂料 |
| 卷材与涂料复合粘结样 剥离强度 | 无处理 | 卷材搭接缝 | 内聚力破坏 | ≥3.0N/mm | ≥2.0N/mm |
|  |  | 粘合层间 |  |  |  |
|  |  | 与水泥基层 |  |  |  |
|  | 热老化（70℃，168h） | 卷材搭接缝 | 内聚力破坏 | ≥2.5N/mm | ≥2.0N/mm |
|  |  | 粘合层间 |  |  |  |
|  |  | 与水泥基层 |  |  |  |
| 卷材与涂料复合粘结样 剪切强度 | 无处理 | 卷材搭接缝 | ≥1.0N/mm或内聚力破坏 | ≥3.0N/mm | ≥2.0N/mm |
|  |  | 粘合层间 |  |  |  |
|  |  | 与水泥基层 |  |  |  |
|  | 热老化（70℃，168h） | 卷材搭接缝 | ≥1.0N/mm或内聚力破坏 | ≥2.5N/mm | ≥2.0N/mm |

## 4.2  卷材和涂料

4.2.1  聚酯胎改性沥青防水卷材物理力学性能应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 聚酯胎改性沥青防水卷材物理力学性能

| 项 目 |  | 性 能 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚酯胎改性沥青防水卷材 |  |  |
|  |  | 聚酯胎热熔改性沥青防水卷材 | 聚酯胎自粘改性沥青防水卷材 |  |
| 可溶物含量/g/m2 ≥ | 3.0mm | 2200 |  |  |
|  | 4.0mm | 3000 | ----- |  |
| 拉伸性能 | 拉力/N/50mm（纵横向）≥ | 950 |  |  |
|  | 断裂延伸率 /% ≥ | 40 |  |  |
| 耐热性 |  | 105℃,2h，滑动不超过2mm | 80℃,2h滑动不超过2mm |  |
| 低温柔性/℃ |  | -25 | -20 |  |
|  |  | 无裂纹 |  |  |
| 接缝剥离强度/N/mm ≥ | 卷材与卷材 | 2.05 |  |  |
| 人工气候加速老化 | 外观 | 无滑动、流淌、滴落 |  |  |
|  | 拉力保持率/% ≥ | 80 |  |  |
|  | 低温柔性/℃ | -22 |  | -18 |

4.2.2  无胎高分子膜基自粘防水卷材物理力学性能应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2无胎高分子膜基自粘防水卷材物理力学性能

| 项 目 |  |  |  | 性 能 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高延伸 | 高强度 | 复合型 |
| 拉伸性能 |  | 拉力/N/50mm ≥ |  | 200 | 300 | 150 |
|  |  | 断裂延伸率（纵横向）/% ≥ |  | 150 | 100 | 200 |
| 钉杆撕裂强度 /N ≥ |  |  |  | 40 | 30 | 60 |
| 耐热性 |  |  |  | 80℃，2h滑动不超过2mm |  |  |
| 低温柔性 /℃ |  |  |  | -20 |  |  |
|  |  |  |  | 无裂纹 |  |  |
| 卷材与卷材接缝粘结 | 胶粘胶剥离强度 /N/mm |  | 无处理 ≥ | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 浸水168h后 保持率/% ≥ | 80 |  |  |
|  | 胶粘膜剪切强度 /N/mm |  | 无处理 ≥ | 2.0 |  |  |
| 持粘性 /min ≥ |  |  |  | 90 |  |  |
| 热老化（80℃，14d） |  | 拉力保持率/ % ≥ |  | 90 |  |  |
|  |  | 伸长率保持率 / % ≥ |  | 80 |  |  |
|  |  | 低温柔性 /℃ |  | -18 |  |  |
|  |  |  |  | 无裂纹 |  |  |

4.2.3  热熔型橡胶沥青防水涂料的高性能指标应符合表4.2.3的规定，其他指标符合《非固化橡胶沥青防水涂料》JCT 2428的规定。

表4.2.3 热熔型橡胶沥青防水涂料物理力学性能

| 项 目 |  | 性 能 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 高粘结橡胶沥青防水涂料 |
| 闪点 /℃ ≥ |  | 180 |  |
| 固含量 /% ≥ |  | 99 | 99 |
| 与基层粘结性能 /N/mm ≥ | 干燥基层 | 100%内聚破坏 | 2.5或100%内聚破坏 |
|  | 潮湿基层 |  | 2.0或100%内聚破坏 |
| 延伸性 /mm ≥ |  | 15 | ？ |
| 低温柔性 /℃ |  | -20，无断裂 |  |
| 耐热性 /℃ |  | 80 |  |
| 自愈性 |  | 无渗水 |  |
| 抗窜水性/MPa |  | ≥0.6，无窜水 |  |
| 与卷材粘结强度 /N/mm ≥ | 无处理 | 100%内聚破坏 | 2.5 |
|  | 热处理 |  | 2.0 |
| 热老化（70℃，168h） | 延伸性 | ≥15mm |  |
|  | 低温柔性 | -15℃，无裂纹 |  |
| 应力松弛性 /% ≤ | 无处理 | 35 | 15 |
|  | 热老化 |  |  |

4.2.4  高分子改性沥青防水涂料应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4高分子改性沥青防水涂料物理力学性能

| 项 目 |  |  | 性 能 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固含量/% ≥ |  |  | 98 | 干燥称重法 |
| 表干时间/h ≤ |  |  | 4 | GB/T16777-2008第16章 |
| 实干时间/h ≤ |  |  | 12 | GB/T16777-2008第16章 |
| 拉伸强度/MPa ≥ |  |  | 1.5 | GB/T16777-2008第9章 |
| 断裂伸长率/% ≥ |  |  | 300 | GB/T328.9-2007 |
| 低温弯折性/℃ |  |  | -25，无裂纹 | GB/T16777-2008第14章 |
| 耐热性 /℃ |  |  | 80，无滑动、流淌、滴落 | GB/T328.11-2007 |
| 不透水性 ≥ |  |  | 0.3MPa，120min不透水 | GB/T16777-2008第15章 |
| 与水泥基层粘结强度/MPa ≥ |  |  | 2.5 或基层被破坏 | GB/T16777-2008第7章 |
| 热老化（80℃，168h） | 低温弯折性/ ℃ |  | -25℃无裂纹 | GB/T16777-2008第9章 |
|  | 剥离强度/ (N/mm) ≥ | 卷材与卷材 | 2.0 |  |
|  |  | 复合防水层与水泥板 | 2.0 |  |

# 5  设  计

## 5.1  一般规定

5.1.1  高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材复合防水构造应根据工程重要程度、防水等级及工程特点等确定。

5.1.2  高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材复合防水层应设在防水工程的迎水面。

5.1.3  高性能改性沥青防水涂料应设在高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材复合防水层的底层。

5.1.4  高性能改性沥青防水涂料与高性能改性沥青防水卷材复合防水层上应设置保护层，但面层卷材为页岩片或细砂覆面的可不设保护层。

## 5.2  屋面防水工程

5.2.1  屋面排水坡度应符合设计要求和现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345及其他有关标准的规定，混凝土结构屋面宜采用结构找坡，坡度不应小于3%；当采用材料找坡时，坡度宜为2%。

5.2.2  女儿墙泛水处防水层上翻高度应高于屋面完成面不小于250mm；，出屋面管道的管根泛水处防水层上翻高度应高于屋面完成面不小于100mm，收头应粘牢封严。

（条文说明：屋面相关规范中规定的泛水处防水层上翻高度不小于250mm，由于防水层上还有保护层，倒置式屋面还有保温层，使防水层在立面上返高度往往比较低，容易造成渗漏水的发生。本条文规定女儿墙泛水处防水层上翻高度应高于屋面完成面不小于250mm，这样就避免出现上述现象发生。屋面相关规范中出屋面管道的管根泛水处防水层上翻高度不小于250mm的规定意义不大：一是管道安装位置都是屋面较高位置，管根不会出现积水现象，管道材料本身不会渗漏的，泛水处防水层上翻高度不小于250mm意义不大；二是管道比较细，防水层上翻高度250mm施工有难度，同时也不易做保护层。本条文规定管根泛水处防水层上翻高度应高于屋面完成面不小于100mm，既便于施工，又能保证工程质量，比较科学，可满足工程要求。）

5.2.3  正置式屋面高性能改性沥青复合防水构造见图5.2.3-1、图5.2.3-2，倒置式屋面高性能改性沥青复合防水构造见图5.2.3-3、5.2.3-4。

1-砂浆层；2-高性能改性沥青复合防水层；3-找平层；4-保温层；5-隔汽层；6-屋面结构层

图5.2.3-1 正置式平屋面防水构造

1-烧结瓦或混凝土瓦；2-挂瓦条；3-顺水层；4-持钉层；5-保护层；6-高性能改性沥青复合防水层；7-找平层；8-保温层；9-隔汽层；10-屋面结构层

图5.2.3-2 正置式坡屋面防水构造

1-砂浆层；2-保温层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-找平层；；5-隔汽层；6-屋面结构层

图5.2.3-3 倒置式平屋面防水构造

1-烧结瓦或混凝土瓦；2-挂瓦条；3-顺水层；4-持钉层；5-保护层；6-保温层；7-高性能改性沥青复合防水层；8-找平层；9-隔汽层；10-屋面结构层

图5.2.3-4 倒置式坡屋面防水构造

5.2.4  种植屋面高性能改性沥青复合防水层上应至少设置一道耐根穿刺防水层，种植屋面防水构造见图5.1.4-1、图5.1.4-2。

1-植被层；2-种植土层；3-过滤层；4-排（蓄水层）；5-耐根穿刺防水层；6-高性能改性沥青涂料防水层；7-找坡（平）层；8-隔汽层；9-屋面结构层

图5.2.4-1 无保温层种植屋面防水构造

1-植被层；2-种植土层；3-过滤层；4-排（蓄水层）；5-耐根穿刺防水层；6-高性能改性沥青涂料防水层；7-找坡（平）层；8-保温层；9-隔汽层；10-屋面结构层

图5.2.4-2 有保温层种植屋面防水构造

（条文说明：根据《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013中相关规定，种植屋面的防水层应满足一级设防等级要求，且必须设置至少一道具有耐根穿刺性能的防水层。种植屋面的卷材防水层应采用耐根穿刺防水卷材，其性能指标应满足现行标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 GB/T35468-2017相关规定。）

5.2.5  屋面高性能改性沥青复合防水层上应设置保护层，保护层应符合下列规定：

1  上人屋面防水层的保护层可用细石混凝土或块体材料，并应设置分格缝；细石混凝土保护层分格缝间距不应大于6m，块体材料保护层分格缝间距不宜大于10m；分格缝宽度宜为20mm，缝内应嵌填密封材料。

（条文说明：参照GB50345-2012《屋面工程技术规范》规定，用细石混凝土做保护层时，分格缝设置不应过密，间距以不大于6m为宜。）

2  不上人屋面防水层的保护层可选用浅色涂料或水泥砂浆；水泥砂浆应设表面分格缝，分格面积宜为1㎡。

3  刚性保护层与女儿墙、山墙或高跨墙之间，应留置宽度不少于30mm的缝隙，缝内宜填塞挤塑聚苯乙烯泡沫塑料或聚乙烯泡沫棒，缝口应嵌填厚度不小于15mm的密封材料，嵌填应密实。

（条文说明：刚性保护层与女儿墙、山墙或高跨墙之间，人为设置缝隙能有效避免高温天气刚性保护层膨胀挤推女儿墙、山墙，造成墙体裂缝发生渗漏。）

4  种植屋面耐根穿刺卷材防水层上应浇筑细石混凝土保护层。

5  平面防水层和刚性保护层之间应设置隔离层。

5.2.6  屋面檐口、檐沟、天沟的防水构造应符合下列规定：

1  屋面檐口防水层应在檐口边缘部位收头，并用密封材料封严；防水层下应增设防水附加层，附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm。

2  平屋面檐口下端应设鹰嘴或滴水槽（图5.2.6-1），坡屋面檐口部位防水层转角部位应设置泄水管（图5.2.6-2）。

1-滴水槽；2-鹰嘴；3-密封材料；4-附加层；5-高性能改性沥青复合防水层；6-保护层；7-隔汽层；8-结构层

图 5.2.6-1  平屋面檐口防水构造

1-结构层；2-高性能改性沥青复合防水层；3-附加层；4-持钉层；5-挂瓦条；6-顺水条；7-泄水管；8-保温层；9-隔汽层；10-烧结瓦或混凝土瓦。

图 5.2.6-2  坡屋面檐口防水构造

3  檐沟的防水层下应设防水附加层，附加层伸入平屋面的宽度不应小于250mm，伸入坡屋面的宽度不应小于500mm；檐沟的防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部边缘部位收头，并用密封材料封严；檐沟的外侧下端应做鹰嘴或滴水槽（图5.2.6-3、5.2.6-4)。

4  天沟部位应沿天沟中心线应增设防水附加层，宽度不应小于1000mm，并应与屋面防水层顺流水方向搭接（图5.2.6-5)。

1-涂料附加层；2-卷材附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-固定、密封材料；5-隔汽层；6-结构层

5.2.6-3 檐沟防水构造

- 结构层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-泄水管；5-隔汽层；6-固定、密封材料；

7-烧结瓦或混凝土瓦

5.2.6-4 檐沟防水构造

1-沥青瓦；2-附加层；3-保温层；4-高性能改性沥青复合防水层

图 5.2.6-5 屋面天沟防水构造

（条文说明：屋面与天沟、檐沟由于断面变化和屋面的变形，常在转角部位发生裂缝，该部位附加层建议采用卷材进行空铺，保证基层变形与防水层之间有足够的变形区间，避免防水层被拉裂或疲劳破损）

5.2.7  女儿墙的防水构造应符合下列规定：

1  设置混凝土压顶的低女儿墙泛水处防水层应设置在结构墙上或水泥砂浆找平层上，铺设至压顶下，防水层收头应固定密封（见图 5.2.7-1）。

2  设置金属板压顶或无压顶的低女儿墙，泛水处防水层在女儿墙顶部的外沿端部收头应固定密封（见图 5.2.7-2）。

3  高女儿墙泛水处的防水附加层在平面和立面宽度均不应小于250mm，墙面防水层高度在屋面完成面上不应小于250mm，泛水以上的墙体应做防水处理（见图 5.2.7-3）。

1-隔汽层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-固定、密封材料；5-结构层

图 5.2.7-1 混凝土压顶女儿墙防水构造

1-附加层；2-高性能改性沥青复合防水卷材；3-嵌缝材料；4-隔汽层；5-收头密封

图 5.2.7-2 金属板压顶或无压顶低女儿墙防水构造

1-隔汽层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-立面防水层；5-金属压条及固定件；6-密封材料。

图 5.2.7-2 高女儿墙防水构造

（条文说明：低女儿墙压顶防水处理不当，遇水会从压顶进入墙体缝隙；高女儿墙防水收头宜在高于屋面250mm处使用Y嘴金属压条，用钢钉进行固定（钢钉间距不宜大于800mm），并在Y嘴处使用密封材料进行密封处理，保证防水收头的可靠性。）

- 5.2.8  水落口的防水构造应符合下列规定：

1  重力式排水的水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%（图 5.2.8-1）；

2  防水层下应增设附加层，防水层及附加层应在水落口杯压边下粘牢封严（图 5.2.8-2）。

- 1-隔汽层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-密封材料；5-插入式雨篦子

- 图 5.2.8-1 直式水落口防水构造

横式水落口

1-隔汽层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-密封材料；5-雨水篦子

图 5.2.8-2 横式水落口防水构造

（条文说明：水落口变形松动容易造成该部位防水层破坏，产生渗漏现象，为保证防水效果，该部位找坡后宜采用防水涂料进行封涂。防水层和附加层应在水落口杯压边下粘牢封严，避免该部位防水渗漏的发生）

- 5.2.9  变形缝的防水构造应符合下列规定：

- 1  变形缝泛水处的防水层下增设的附加层在平面和立面宽度均不应小于250mm；防水层应铺贴至泛水墙的顶部；变形缝口部应顺茬覆盖覆盖防水卷材。

2  等高变形缝顶部宜设置混凝土或金属盖板（图 5.2.9-1），高低跨变形缝顶部应采用防水卷材和相应构造作密封处理（图 5.2.9-2）。

1-隔汽层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-防水卷材封盖；5-防水卷材铺垫；6-钢筋混凝土盖板；7-聚苯乙烯泡沫棒；8-阻燃保温材料

图 5.2.9-1  等高变形缝防水构造

1-隔汽层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-固定及密封材料；5-镀锌钢板；6-衬垫防水卷材；7-填充泡沫棒；8-阻燃保温材料

图 5.2.9-2 高低跨变形缝防水构造

（条文说明：变形缝部位的防水层应具有变形而不破损的效果，故该部位的防水层宜填充泡沫棒使其留有足够变形空间，等高变形缝宜加盖钢筋混凝土盖板对防水层进行保护，高低跨变形缝宜用金属盖板进行保护）

5.2.10  伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的圆锥台；管道泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面宽度不应小于250mm，管道上的附加层上返高度不应小于50mm，防水层上返高度宜为100mm，收头应粘牢封严（图 5.2.10）。

1-隔汽层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-不锈钢管箍；5-密封材料

图5.2.10 伸出屋面管道防水构造

- 5.2.11  设施基座的防水构造应符合下列规定：

- 1  设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并应在地脚螺栓周围作密封处理（图5.2.11-1)；

- 2  在防水层上放置设施时，防水层上应增设防水附加层，并应在其上浇筑细石混凝土，其厚度不应小于50mm（图5.2.11-2）。

1-隔汽层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-密封材料；5-地脚螺栓

图5.2.11-1 与结构层相连的设备基座防水构造

1-隔汽层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-地脚螺栓

图5.2.11-2 与结构层不相连的设施基座防水构造

（条文说明：穿出屋面的管道、设施和预埋件等，应在防水层施工前安装牢固，避免后期施工安装破坏防水层整体性能）

## 5.3  地下防水工程

5.3.1  地下工程应根据地下环境、工程使用功能和防水等级等因素进行防水设计。

5.3.2  地下工程高性能改性沥青复合防水层分为外防外贴（涂）和外防内贴（涂）两种做法，外防外贴（涂）防水构造做法见图5.3.2-2，外防内贴（涂）防水构造做法见图5.3.2-1。

1-混凝土垫层；2-高性能改性沥青复合防水层；3-细石混凝土保护层；4-待建结构；5-永久保护墙

图5.3.2-1 外防内贴法防水构造

1-垫层；2-附加层；3-高性能改性沥青复合防水层；4-钢筋混凝土结构底板；5-永久保护墙；6-临时保护墙

图5.3.2-2 外防外贴法防水构造

5.3.3  地下工程防水层的保护层应符合下列规定：

1  底板防水层的保护层宜浇筑厚度不小于50㎜的细石混凝土，高性能改性沥青复合防水层中卷材上表面采用沙面或能与结构混凝土反应的矿物粒料可不做保护层。

2  侧墙宜采用砌体、挤塑聚苯板、凹凸排水板等保护层。

3  种植顶板耐根穿刺卷材防水层上应浇筑细石混凝土保护层。采用人工夯实回填土时，保护层厚度不应少于50mm，采用机械碾压回填土时，保护层厚度不应少于70mm， 防水层与混凝土保护层之间应设置隔离层。

- 5.3.4  地下工程细部构造应增设高性能改性沥青涂料防水增强层，增强层在平面宽度和立面高度应分别不小于250mm, 增强层厚度应不小于1.5mm。

- 5.3.5 底板上返侧墙防水层甩槎与接槎应符合下列规定：

1  有外挑的结构底板侧端采用模板支模时，防水层的甩槎部位应设置隔离层和临时保护层（图5.3.5-1）；接槎施工时将临时保护层和隔离层拆除，由甩槎防水层开始向侧墙铺设防水层（图5.3.5-2）。

2  无外挑的结构底板防水层甩槎的留置在临时保护墙上，并高出水平施工缝100mm（图5.3.5-3）；接槎施工时将临时保护墙拆除，侧墙防水层顺茬搭接在甩槎防水层上（图5.3.5-4）。

3  接槎搭接宽度不应小于150mm。

1-附加层；2-高性能改性沥青涂料防水层；3-高性能改性沥青卷材防水层；4-永久保护墙；5-临时保护墙；6-施工缝；7-止水钢板；8-底板结构层

图 5.3.5-1 板外挑,侧端采用模板支模时卷材甩槎防水构造

- 水泥基渗透结晶防水涂料；2-附加层；3-高性能改性沥青涂料防水层；4-高性能改性沥青卷材防水层；5-施工缝；6-止水钢板

图 5.3.5-2 板外挑,侧端采用模板支模时卷材接槎防水构造

1-附加层；2-高性能改性沥青涂料防水层；3-高性能改性沥青卷材防水层；4-永久保护墙；5-临时保护墙；6-施工缝；7-止水钢板；8-底板结构层

图 5.3.5-3 底板无外挑，砖胎模卷材甩槎防水构造

1-水泥基渗透结晶防水涂料；2-附加层；3-高性能改性沥青涂料防水层；4-高性能改性沥青卷材防水层；5-施工缝；6-止水钢板

图 5.3.5-4 底板无外挑，砖胎模卷材接槎防水构造

- 5.3.6  变形缝应根据工程部位、防水等级采用多道设防措施，顶板、侧墙、底板基本防水构造见图5.3.6-1、图5.3.6-2、图5.3.6-3。

6

1-卷材附加层；2-非固化防水涂料；3、4-高性能改性沥青复合防水层；5-防水密封材料；6-中埋式止带；7-填缝材料

图 5.3.6-1 地下室顶板变形缝防水构造

1-卷材附加层；2-非固化防水涂料；3、4-高性能改性沥青材料复合防水层；5-防水密封材料；6-中埋式止水带；7-填缝材料

图 5.3.6-2 地下室外墙变形缝防水构造

1-防水卷材附加层；2-高性能改性沥青卷材防水层；3-高性能改性沥青涂料防水层；4-填充泡沫棒；5-背贴式止水带；6-遇水膨胀止水条（胶）；7-耐水密封材料；8-中埋式止水带

图5.3.6-3 地下室底板变形缝防水构造

- 5.3.7  后浇带迎水面防水部位应设置卷材加强层；后浇带须超前止水时，后浇带部位混凝土应局部增厚。后浇带防水构造见图5.3.7-1、图5.3.7-2、图5.3.7-3。

- 遇水膨胀止水条；2-卷材附加层；3-非固化防水涂料附加层；4-高性能改性沥青涂料防水层；

5-高性能改性沥青卷材防水层

图5.3.7-1 地下室底板后浇带防水构造

- 遇水膨胀止水条；2-防水卷材附加层；3-非固化防水涂料；4-高性能改性沥青防水涂料防水层；

5-高性能改性沥青卷材防水层；6-柔性保护材料

图5.3.7-2 地下室外墙止水后浇带防水构造

- 遇水膨胀止水带；2-高性能改性沥青涂料防水层；3-密封材料；4-防水卷材附加层；

5-高性能改性沥青卷材防水层；6-V型槽

图 5.3.7-3 地下室顶板止水后浇带防水构造

（条文说明：地下室底板、侧墙后浇带在满足《地下工程防水技术规范》GB50108-2008的前提下，增设一道非固化橡胶沥青防水涂料，其目的在于一是利用非固化永不固化的特点，在后浇带部位发生变形及位移的时候，卷材之间能够相互滑移，避免防水层之间拉裂发生渗漏。二是非固化本身具有极好的蠕变性和自愈性，能有效填补后浇带部位缝隙，避免渗漏的发生。）

5.3.8  施工缝部位迎水面应增设300mm宽加强层，施工缝防水构造见图5.3.8。

- 施工缝；2-止水钢板；3-水泥基渗透结晶防水涂料；4-附加层；5-高性能改性沥青复合防水层；

6-柔性保护层

图 5.3.8  施工缝防水构造

（条文说明：水泥基渗透结晶防水涂料能够有效渗入混凝土内部，与未水化的水泥颗粒发生水化反应，形成水泥水化晶体填充封堵施工缝孔隙，密实混凝土结构，增加该部位防水性能。）

5.3.9  侧墙防水层在穿墙管上收头应用金属箍固定，并用密封材料封严，穿墙管防水构造见图5.3.9。

1-附加层；2-高性能改性沥青复合防水层；3-嵌填材料；4-密封材料；5-不锈钢管箍

图 5.3.9  穿墙管防水构造

5.3.10  桩头的顶面、侧面及桩周边150㎜范围混凝土垫层面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，厚度不应小于1.0㎜，材料用量不应小于1.5kg/㎡；垫层的防水层和加强层应与桩体周边连接并做好密封处理，桩头防水构造见图5.3.10。

- 桩头钢筋；2-水泥基渗透结晶防水涂料；3-密封材料封灌；4-附加层；5-高性能改性沥青复合防水层；

6-密封材料；7-遇水膨胀止水环（胶）；8-不锈钢管箍

图5.3.10 桩头防水构造

（条文说明：根据工程应用，桩头渗水主要发生在桩头与混凝土之间、底板与桩头间的缝隙部位以及混凝土桩头与地基土之间膨胀收缩不一致型的缝隙部位，本规程针对以上三个缺陷针对性的作出处理，并使桩头防水与主体防水形成一个整体。）

5.3.11  抗浮锚杆部位应用高性能改性沥青防水涂料全覆盖，与锚杆体应粘结紧密。抗浮锚杆防水构造见图5.3.11。

- 锚杆；2-水泥基渗透结晶防水涂料；3-密封材料；4-附加层；5-高性能改性沥青复合防水层；

6-遇水膨胀止水环（胶）

图5.3.11 抗浮锚杆防水构造

（条文说明：抗浮锚杆部位防水处理不能采用桩头防水处理方法，条文规定锚杆体应用高性能改性沥青防水涂料全覆盖，并与锚杆体应粘结紧密，使垫层形成完整防水层。）

- 5.3.12  设置在底板部位的坑、池、槽，应设置内防水层，防水构造见图5.3.12。

- 结构底板；2-加强层；3-底板高性能改性沥青复合防水层；4-现浇混凝土坑、池、槽；5-盖板；

6-坑、池、槽防水层；7-密封材料

图5.3.12 底板下坑、槽防水构造

- 5.3.13  明挖法管廊的应在结构外围全包连续、闭合的高性能改性沥青复合防水层，其防水构造见图5.3.13。

- 1-结构顶板； 2-底板高性能改性沥青复合防水层；3-隔离层；4-现浇混凝土保护层；5-素土层；

6-垫层；7-结构底板；8-永久性保护墙；9-结构侧墙；10-软保护层。

图5.3.13 明挖法管廊防水构造

# 6  施  工

## 6.1一般规定

6.1.1  高性能改性沥青防水材料复合防水施工应由专业的防水队伍承担，操作人员应经过专业培训后上岗。

（条文说明：施工是保证防水工程质量的关键因素。本条规定高性能改性沥青防水材料复合防水工程应由有专业施工资质的队伍承担，专业施工队伍有管理力量、技术力量，能施工专业化，有利于加强管理和落实责任制，有利于操作技能的熟练和提高，有利于防水工程质量保证措施的实施，同时也具备承担风险的能力。条文规定操作人员应经过专业培训合格后上岗，高性能改性沥青防水材料复合施工技术专业性较强，施工前企业的技术部门或工程质量主管部门应组织对操作人员按本规定的技术要求进行培训。）

6.1.2  防水施工前应对图纸进行会审，掌握细部构造及关键技术要求，编制的防水施工方案经监理或建设单位等审核后实施，实施前应向操作人员进行安全和技术交底。

（条文说明：防水施工前对图纸进行会审，这是专业防水队伍必须实施的一个程序。通过对图纸进行会审，掌握施工图中对本项目防水等级规定、设防措施、防水构造层次、细部节点防水增强处理及关键技术要求；同时通过对图纸进行会审，对防水设计中有可能存在的缺陷能提前发现，以便及时提供给设计单位予以调整、修改，避免设计失误造成施工错误，引起施工质量缺陷；图纸会审有利于专业队伍在二次设计中进一步深化和完善防水措施和防水技术。施工单位应编制防水工程施工方案，施工方案内容应包括：工程概况、施工技术、细部构造做法、施工组织管理、操作程序、质量目标、安全保障措施、进度计划等。施工方案是施工的重要依据和工程竣工验收必备资料，应提交监理或建设单位审核，通过审核后实施，向操作人员进行安全和技术交底。）

6.1.3  高性能改性沥青防水材料进场时应有出厂合格证（卷材应有生产许可证）和技术性能检测报告，材料的各项性能指标应符合本规程的规定。

6.1.4  穿过防水层的管道、预埋件、水落口、设备基座及基础等，应在防水层施工前埋设和安装完毕。

6.1.5  防水层施工应待其它设备间、构筑物、装饰完成，并拆除脚手架后方可进行。

6.1.6  应按照施工人员和工程需要配备施工机具和劳动安全设施，施工机具包括：

1  基层清理机具：抛丸机、铁锹、扫帚、吸尘器、钢凿、锤子、小平铲等；

2  热熔机具：脱桶器、热熔箱、电加热棒、配电箱等；

3  配比工具：电动搅拌器、计量器具、配料桶等；

4  施工机具：喷枪、自动喷涂机、刮板、裁刀、剪刀、卷尺、墨斗粉线、密封胶热熔胶枪等。

6.1.7  防水层施工的基层应符合下列要求：

1  基层坡度应符合设计要求，坡度应准确，排水系统通畅；

2  找平层表面平整度不应大于5mm，平整度用2m直尺检查，面层与直尺之间最大间隙不应超过5mm；

3  基层应坚实牢固，表面不得有酥松、、空鼓等现象，出现起皮、起砂等现象时宜采用抛丸处理，确保基层坚实；

（条文说明：混凝土结构基面比较容易出现酥松、起皮、起砂、空鼓等现象，为避免结构窜水，建议对结构基面进行中轻度抛丸处理，将结构表面浮浆等清除，确保防水层与坚实结构真正满粘）

4  基层应干净干燥，潮湿基面施工宜采用潮湿基面处理剂处理；

（条文说明：工程项目结构基面含水量一般较高，超过防水层施工的最低要求，降低了防水层与结构的粘接强度，为了改善复合防水层与结构的粘接强度，建议采用湿固化粘接剂或潮湿基面界面隔离剂）

5  屋面找平层分隔缝应符合设计要求，缝边应平直，缝内做密封防水处理；

6  屋面、地下防水工程阴阳角应作出半径不小于50mm的圆弧角或45°坡角。

6.1.8  附加层设计应符合下列规定：

1  阴阳角、桩头、施工费、檐沟、天沟、穿墙管、出屋面管道、水落口等部位应设置涂膜附加层，附加层应夹铺胎体增强材料；

（条文说明：由于复合防水要求涂膜防水层设置在卷材防水层下面，因此本规程附加层全部采相应的涂膜防水层作为附加层，为改善涂膜防水层的物理性能，要求附加层内夹铺胎体增强材料，高性能非固化改性沥青防水涂料胎体增强材料宜采用聚酯无纺布，高性能高粘接橡胶沥青防水涂料与高性能高分子改性沥青防水涂料胎体增强材料宜采用无碱玻璃纤维网格布）

2  屋面找平层分隔缝等部位，宜设置非固化附加层或空铺卷材附加层，卷材空铺宽度不低于100mm；

（条文说明：找平层设置分隔缝，温差形变等因素造成分隔缝部位处于长期应力集中区域，为减小该区域防水层的疲劳老化，要求本区域采用卷材空铺或者采用100%内聚破坏的非固化防水涂料作为加强层，减少结构形变对防水层的破坏，延长复合防水层达到使用寿命）

3  附加层最小厚度应符合表4.1.5-1的规定。

表4.1.5-1 附加层最小厚度（mm）

| 附加层材料 |  | 最小厚度 |
| --- | --- | --- |
| 热熔型 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 1.5 |
|  | 高粘结橡胶沥青防水涂料 | 1.5 |
| 常温型 | 聚酯胎自粘改性沥青防水卷材（双面粘） | 3.0 |
|  | 高延伸高分子膜基自粘防水卷材（双面粘） | 1.5 |
|  | 高强度高分子膜基自粘防水涂料（双面粘） | 1.5 |
|  | 反应性高分子改性沥青防水涂料 | 1.5 |

6.1.9  保护层施工应遵循下列规定：

1  复合防水层检查合格后方可进行保护层施工；

2  复合防水层与细石混凝土保护层之间应设置隔离层，隔离层材料宜选择200g以上聚酯无纺布；

（条文说明：由于细石混凝土保护层在施工过程中存在粗骨料下沉，细骨料上浮现象，因此粗骨料往往容易造成防水卷材防水层的刺破现象，同时也造成细石混凝土下表面较为粗糙，在保护层出现形变和位移的时候容易造成防水卷材防水层的破坏，降低防水层的使用寿命，因此建议在细石混凝土与防水层间设置隔离层，材料可以采用200g以上的聚酯无纺布）

3  采用刚性保护层，保护层施工时不得直接在防水层或防水隔离层上行车，吊装钢筋时应采取保护措施，防止钢筋吊装时破坏防水层；

4  采用其它保护层材料时应考虑保护层材料与防水层相容性。

6.1.10  成品保护应遵守下列规定：

1  防水层施工完毕后，高性能反应性高分子改性沥青防水涂料反应固化前不得在其上行走或进行后序作业；

2  防水层完工后，应避免在其上凿空打洞，破坏防水层，一旦破坏应通知防水班组及时修补；

3  较差作业时，应采取保护措施，避免破坏防水层。

6.1.11  施工时必须符合下列安全规定：

- 1  严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工；

- 2  顶板、屋面周边和预留空洞部位，必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网；

- 3  屋面坡度大于30%时，应采取防滑措施；

- 4  施工人员应穿防滑靴，特殊情况下无可靠安全措施时，操作人员必须系好安全带并扣好保险钩；

- 5  热粘和冷粘施工气温均不宜低于5℃，施工温度不宜高于35℃，施工过程中下雨或下雪时，应做好已施工部位的防护工作。

6.1.12  防水施工时的防火安全应符合下列规定：

- 1  防水材料进场后，应远离火源，露天堆放时，应采用不燃材料完全覆盖；

- 2  高性能热熔型改性沥青防水涂料采用电加热施工时，应满足《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194建设工程施工现场用电安全的要求。

（条文说明：热熔型改性沥青防水涂料在施工现场经常采用电加热，且功率较高，为避免火灾隐患，应加强施工用电管理，满足GB 50194要求，确保用电安全）

- 3  火源及热源应加强安全管理并采取相应的措施；

- 4  高温作业、用电作业等施工作业区应配备消防灭火器材；

- 5  对防火和消防有特别要求的工程项目可以使用反应性高分子改性沥青防水涂料与配套卷材复合施工，常温施工，安全环保。

（条文说明：反应性高分子改性沥青防水涂料及配套卷材采用冷粘法进行施工，无需加热，VOC零排放，特别适用于对环保要求较高的工程）

## 6.2  屋面防水工程

6.2.1  高性能热熔型改性沥青防水涂料复合防水层施工应符合下列规定：

（条文说明：高性能热熔型改性沥青防水涂料采用涂刮法施工或采用喷涂法施工，均要求一次性达到施工厚度，并同步施工防水卷材，这样能有效降低卷材与涂膜之间的空鼓，同时能有效让卷材与涂膜形成良好的热粘接，提升复合防水层的整体防水性能）

1  高性能热熔型改性沥青防水涂料宜采用刮涂法或喷涂法进行施工；具体操作为：

1） 刮涂法施工：将涂料放入专用设备中进行加热， 把加热熔融的涂料注入施工桶中，在平面施工时将涂料倒在基面上，用齿状刮板涂刮，涂层的厚度应符合表3.0.1-1的要求。刮涂时应一次形成规定厚度，每次刮涂的宽度应比粘铺的卷材或保护隔离材料宽100mm。

2） 喷涂法施工：涂料加热达到预定温度后，启动专用的喷涂设备，检查喷枪、喷嘴运行是否正常。开启喷枪进行试喷涂，达到正常状态后，进行大面积喷涂施工，同层涂膜的先后搭压宽度宜为30～50mm。调整喷嘴与基面的距离及喷涂设备压力，使喷涂的涂层厚薄均匀。每一喷涂作业面的幅宽应大于卷材或保护隔离材料宽100mm左右。

2  高性能热熔型改性沥青防水涂料应一次性施工到设计厚度，不得有流淌和堆积；

3  涂膜间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体增强材料，胎体增强材料应铺贴平整顺直，与涂料粘贴牢固，涂料浸透胎体增强材料，不得有胎体外露现象，最上面涂膜厚度不小于1.0mm；

4  涂料施工前应先做细部节点处理，再进行大面施工。

5  高性能热熔型改性沥青防水涂料施工环境温度宜为5-35℃。

6  同步施工粘铺卷材层，卷材防水层铺贴应符合下列规定：

1） 每一幅宽的高性能热熔型改性沥青防水涂料涂层完成后，随即粘铺卷材，高聚物改性沥青防水卷材的搭接宽度不应小于100mm；自粘类卷材的搭接宽度不应小于80mm。粘铺的卷材应顺直、平整、无折皱。

2） 自粘改性沥青卷材的搭接缝应采用冷粘法施工，施工时，应将搭接部位自粘卷材的隔离膜撕去，即可直接粘合，并用压辊滚压粘牢封严。

3） 高聚物改性沥青防水卷材的搭接缝宜采用热熔法施工，施工时，应用加热器加热卷材搭接部位的上下层卷材，待卷材开始熔融时，即可粘合搭接缝，并使接缝边缘溢出热熔的沥青胶。

6.2.2　高性能反应性高分子改性沥青防水涂料复合防水层施工

1  高性能反应性高分子改性沥青防水涂料为双组份防水涂料，其甲乙组份配比为1:2，搅拌应均匀，充分；拌匀的涂料在夏季应在60分钟以内用完；冬季应在90分钟以内用完，避免由于时间过长反应变稠影响施工效果。

2  高性能反应性高分子改性沥青防水涂料施工应符合下列要求：

1） 反应性高分子改性沥青防水涂料宜采用刮涂法或喷涂法进行施工；

2） 平面施工反应性高分子改性沥青防水涂料应一次性施工到设计厚度；立面施工应采用高性能高分子改性沥青防水涂料（立面专用），涂膜应薄涂多遍，不得有流淌和堆积；待前一遍涂膜完全干燥后施工下一遍涂膜，最后一道涂膜施工完成干燥后宜涂刷一道专用高分子粘接胶后施工配套卷材）

（条文说明：专用高分子粘接胶是一种新型界面粘接剂，它和高分子防水涂料与改性类沥青防水卷材均具有极好的相容性，能够把二者极好的粘接在一起，避免高分子类涂料与改性沥青防水卷材之间产生脱层现象）

3） 涂膜间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体增强材料，胎体增强材料应铺贴平整顺直，与涂料粘贴牢固，涂料浸透胎体增强材料，不得有胎体外露现象，最上面涂膜厚度不小于1.0mm；

4） 涂膜施工前应先做细部节点处理，再进行大面施工。

5） 高性能反应性高分子改性沥青防水涂料施工环境温度宜为5-35℃。

3  配套防水卷材的铺设应符合下列规定：

1） 每一幅宽的涂层完成后，随即粘铺卷材。粘铺的卷材应顺直、平整、无折皱。卷材的搭接宽度应满足相关规范要求：自粘类防水卷材搭接宽度不小于80mm，热熔类防水卷材搭接宽度不小于100mm。

2） 聚酯胎自粘改性沥青防水卷材的长边搭接缝应采用冷粘法施工，施工时，应将搭接部位自粘卷材的隔离膜撕去，即可直接粘合，并用压辊滚压粘牢封严。相邻两幅防水卷材的短边搭接缝应相距500mm以上，且不得垂直铺设，短边搭接时，应在搭接边80mm处涂刷搭接界面剂待其干燥后，再进行后续施工

3） 聚酯胎热熔改性沥青防水卷材的搭接缝宜采用热熔法施工，施工时，应用加热器加热卷材搭接部位的上下层卷材，待卷材开始熔融时，即可粘合搭接缝，搭接质量以溢出8mm热熔沥青胶为佳。

6.2.3  卷材防水层铺贴还应符合下列规定：

1  当屋面坡度≤15%时，卷材防水层应平行屋脊自下而上铺贴；当屋面坡度＞15%时，卷材防水层应垂直屋脊自下而上铺贴；

2  檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟纵向方向铺贴，排水坡度不宜小于1%；

3  防水层卷材应顺流水方向搭接，卷材搭接长缝不得留置在沟底。

6.2.4  屋面坡度大于30%时，卷材防水层应采取防滑措施。

6.2.5  刚性材料保护层与防水层之间的设置隔离层时，隔离层应满铺设，不得有残缺现象。

6.2.6  保护层分格缝留置规格、间距应符合设计要求；分格缝内设计嵌填密封材料时，填密封材料应嵌填密实、顺直，表面光滑，并与分隔缝侧面粘结牢固，封闭严密。

6.2.7  高低跨屋面，应先施工高跨屋面，后施工低跨屋面；在同一屋面上施工时，应先施工离上料点远的部位，后施工近的部位。

6.2.8  屋面防水施工时，应有可靠的安全防护措施。

6.2.9  既有屋面防水整体翻修或直接覆盖施工应符合下列规定：

- 1  既有屋面防水整体翻修选用材料宜根据设计要求选择外露或非外露防水材料；外露防水材料需上人时应考虑采取相应保护措施避免外露防水材料上人时受到破坏。

- 2  既有屋面防水直接覆盖处理时应增设排气设施，选择外露防水材料时应考虑采取具有防滑、抗冲击、耐磨要求的保护措施。

（条文说明：原防水层已严重老化 、破损，完全丧失防水功能时应全部铲除，对基层清理、修补处理后，铺设高性能改性沥青防水材料复合防水层。 采用细石混凝土做保护层屋面防水维修时，在屋面荷载允许的条件下，应先增设排气设施后可将细石混凝土保护层修补处理后作防水基层 ，再在上面铺设外露型高性能改性沥青防水材料复合防水层。）

## 6.3  地下防水工程

6.3.1  有降水要求的地下工程，防水层施工期间地下水位应低于垫层不小于500mm；无降水要求的地下工程，基坑设置的雨水排水沟应低于垫层不小于300mm；降水作业应持续至回填土完成。

6.3.2  采用外防外贴（涂）法施工时，防水层时应符合下列规定：

- 1  铺贴防水层甩槎与接槎时，卷材翻起到临时性保护墙上的尺寸不应小于250mm；

- 2  临时性保护墙宜采用低强度砂浆砌筑，当采用模板代替临时保护墙时，应在其上涂刷隔离剂；

- 3  当不设保护墙时，接茬卷材应采取可靠的保护措施；

- 4  铺贴立面防水层时，应先将接茬部位卷材表面清理干净，当卷材表面有损伤时，应及时修补。

6.3.3  采用外防内贴（涂）法施工时，维护结构表面应进行找平处理；宜先施工立面，后施工平面。

6.3.4  底板采用空铺法施工时，应先在垫层上铺贴一层无纺布再进行高性能改性沥青防水涂料涂布施工；无纺布长边搭接应不小于50mm，短边搭接应不小于80mm。

（条文说明：底板宜采用空铺法施工，高性能改性沥青防水材料复合防水，防水涂料设置在底层，为了实现涂料层空铺，所以应先在垫层上铺贴一层无纺布作隔离层，无纺布宜不小于200g/㎡，在无纺布上再进行高性能改性沥青涂布施工和铺设卷材防水层，这样就可以实现高性能改性沥青防水材料复合防水在底板垫层上的空铺。）

6.3.5  防水施工方向：底板宜平行于长边方向铺贴；立墙应垂直于底板方向铺贴。

6.3.6  卷材防水层短边施工应错缝，错缝施工长度不应低于500mm。

6.3.7  卷材与基面、卷材与卷材间的粘接应紧密、牢固；施工完后，防水层应平整顺直，搭接尺寸准确，不得产生扭曲和皱褶。

6.3.8  复合防水层施工，卷材与涂膜防水宜同步施工，施工时应将卷材与涂膜间的空气排压干净，减少复合防水层空鼓。

6.3.9  冷施工高性能高分子改性沥青防水涂料复合防水系统时，基面应干燥，若基面潮湿应采用潮湿基面处理剂处理。

6.3.10  热粘法立面施工高性能热熔型改性沥青防水涂料复合防水层时，应采取可靠措施，防止热料滴落，造成人员烫伤。

6.3.11  热粘法施工高性能热熔型改性沥青防水涂料复合防水层时，严禁人员踩踏热涂料层，以免造成人员伤害。

（条文说明：高性能热熔型改性沥青防水涂料施工后没有及时粘贴卷材，涂膜具有很高的温度和粘接力，若有人不慎误踩，有可能造成施工人员摔倒，严重的造成大面积烫伤，因此应避免防水层在施工卷材前踩踏，同时施工人员应采用一定的防护，避免烫伤）

# 7  质量验收

## 7.1  一般规定

7.1.1  高性能改性沥青防水材料复合防水工程验收时，应提交下列归档资料：

1  防水施工单位专业资质证书及作业人员上岗证书；

2  防水工程的设计文件、图纸会审记录、设计变更书、洽商记录等；

3  防水材料产品合格证、质量检验报告和现场抽样复检报告；

4  防水施工方案及技术、安全交底；

5  防水施工质量控制、检验记录；

6  隐蔽工程验收记录；

7  其他相关质量记录或文件。

7.1.2  防水材料进入施工现场后，应见证抽样复验。高性能改性沥青防水涂料复验项目包括固体含量、 耐热度、不透水性、干燥基面的粘结强度、无处理时的低温柔性；高性能改性沥青防水卷材复验项目包括可溶物含量、拉力、最大拉力时伸长率、撕裂力、耐热性、低温柔性、不透水性。

7.1.3  高性能改性沥青防水涂料检验数量每25t为一批次，不足25t也作为一批计；同一品牌、同一规格的高性能改性沥青防水卷材湿抽检数量为：大于500卷抽取5卷；200～500卷抽取4卷；50～199卷抽取3卷；小于50卷抽取2卷。

7.1.4  防水层应按防水面积每100㎡抽查一处，每处应为 10㎡，且不得少于3处；细部构造应全数检查。

## 7.2  屋面防水工程

I 主控项目

7.2.1  高性能改性沥青防水材料及主要配套材料的质量，应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

7.2.2  防水层不得有渗漏和积水现象。

检验方法：雨后观察或淋水、蓄水检查。

7.2.3  防水层在天沟、檐沟、檐口、女儿墙、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等细部构造，应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

7.2.4  防水层的厚度应符合设计要求。

检验方法：切割取样测量及采用测厚仪或针刺法测量。

Ⅱ 一般项目

7.2.5  基层应坚实、平整、干净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；基层转角部位处理应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

7.2.6  防水层与基面应粘结牢固，涂布均匀。

检验方法：观察检查。

7.2.7  防水层中设置增强胎体材料时，胎体材料铺设应平整顺直，防水涂料应充分浸透胎体，覆盖完全，不得有空鼓、皱褶、翘边、胎体外露等现象；增强胎体材料搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法：观察检查、尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。

## 7.3  地下防水工程

Ⅰ 主控项目

7.3.1  高性能改性沥青防水材料及配套材料的质量，应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

7.3.2  防水层的厚度应符合设计要求。

检验方法：切割取样测量或用测厚仪检测或针测法测量。

7.3.3  防水层在转角处、变形缝、穿墙管道、后浇带等细部构造应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

Ⅱ 一般项目

7.3.4  防水层与基面应粘结牢固。

检验方法：观察检查。

7.3.5  高性能改性沥青防水防涂层中设置增强胎体材料时，胎体材料铺设应平整顺直，防水涂料应充分浸透胎体，覆盖完全，不得有空鼓、皱褶、翘边、胎体外露等现象；增强胎体材料搭接宽度不得有负偏差。

检验方法：观察检查。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”： 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规程中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合......的规定”或“应按......执行”。

引用标准名录

1 《地下工程防水技术规范》GB 50108

2 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

3 《屋面工程技术规范》GB 50345

4 《屋面工程质量验收规范》GB 50207

5 《种植屋面工程技术规程》JGJ155

6 《坡屋面工程技术规范》GB 50693

7  《职业性接触毒物危害程度分级》GB 5044-8

8  《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720

9  《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194

10  《非固化橡胶沥青防水涂料》JCT 2428