中国工程建设标准化协会标准

T/CECS XXX—201X

薄层绝热腻子

（改为：气凝胶绝热厚型涂料系统）

Thick-layer insulation coating system with aerogel

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                       201X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会

，4

发 布

目    次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 分类	2

5 要求	3

6 试验方法	5

7 检验规则	9

8 标志、包装、运输和贮存	10

Contents

1  Scope………………………………………………………………………………………………………1

2  Normative references………………………………………………………………………………………1

3  Terms and definitions……………………………………………………………………………………2

4  Classification……………………………………………………………………………………2

5  Requirements…………………………………………………………………………………………………3

6  Test Method…………………………………………………………………………………………………5

7  Inspection rules…………………………………………………………………………………………9

8  Marking, packing, transportation and storage…………………………………………………10

- 前    言

本标准按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2018年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2018〕015号）的要求制定。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

气凝胶绝热厚型涂料系统

- 范围

本标准规定了气凝胶厚型绝热复层涂料体系的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于建筑墙体和屋面节能工程用气凝胶绝热厚型涂料系统。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1728-1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1733 漆膜耐水性测定法

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1865-2009 色漆和清漆  人工气候老化和人工辐射暴露  滤过的氙灯辐射

GB/T 2680 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T 6750 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T 9268-2008 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T 9271-2008 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 9755 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9756 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9780-2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 10295 绝热材料稳态热阻及有光特性的测定 热流计法

GB/T 11186.2 漆膜颜色的测量方法 第二部分:颜色测量

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB/T 16422-3-1997 塑料实验室光源暴露试验方法  第3部分：荧光紫外灯

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB 18582 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

GB/T 23981 白色和浅色漆对比率的测定

GB 24408 建筑用外墙涂料中有害物质限量

JC/T 412.1-2006 纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板

JG/T 25 建筑涂料涂层耐温变性试验方法

JG/T 210 建筑内外墙用底漆

JG/T 235 建筑反射隔热涂料

JG/T 298 建筑室内用腻子

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 气凝胶绝热厚型涂料系统 thick-layer insulation coating system with aerogel

涂覆于建筑墙体表面和屋面，由底涂层、中涂层、面涂层复合的，施涂后形成总干膜厚度大于1.0mm的，具有装饰、绝热功能的材料。

- 气凝胶绝热厚质中涂漆 thick thermal insulation intermediate coating with aerogel

以纳米气凝胶微粉为主要功能材料制备的具有绝热功能的膏状中间层涂料，施涂后干膜厚度不应小于1mm。

- 气凝胶绝热面涂漆 solar heat reflecting insulation flat top coating with aerogel

以纳米气凝胶微粉为主要功能材料制备的具有装饰、绝热功能的面层涂料。

- 明度 lightness

表示物体表面颜色明亮程度的视知觉特性值，以绝对白色和绝对黑色为基准给予分度，以L*表示（颜色的三属性之一）。

- 太阳光反射比 solar reflectance

在300nm～2500nm可见光和近红外波段反射的与入射的太阳辐射能通量之比值。

- 近红外反射比 near infrared reflectance

在780nm～2500nm近红外波段反射的与入射的太阳辐射能通量之比值。

- 垂直发射率 vertical emissivity

热辐射体在垂直方向上的辐射出射度与处于相同温度的全辐射体（黑体）的辐射出射度之比值。

- 相容性  compatibility

施涂于底材上的气凝胶厚型绝热涂料体系不出现开裂、起泡、起皱、掉粉、脱落、明显变色等现象的性能。

- 分类

按使用部位分为外墙型和内墙型两类。

- 要求

  - 气凝胶绝热厚型涂料系统性能

气凝胶绝热厚型涂料系统的性能应符合表1的要求。

- 气凝胶绝热厚型涂料系统性能要求

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙型 |  |  |  |  | 内墙型 |
|  |  | L*≤40 | 40＜L*≤80 | 80＜L*≤95 |  | L*＞95 |  |
| 太阳光反射比 |  | ≥0.30 | ≥（L*/100-0.15） |  |  | ≥0.90 | — |
| 近红外反射比 |  | ≥0.40 | ≥L*/100 | ≥0.80 |  | ≥0.90 | — |
| 垂直发射率/% |  | ≥98 |  |  |  |  | ≥98 |
| 污染后太阳光反射比变化率a/% |  | -- | ≤10 |  | ≤15 |  | — |
| 人工气候老化后太阳光反射比变化率a/% |  | ≤5 |  |  |  |  | - |
| 相容性 | 耐水性（96h） | 无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色 |  |  |  |  |  |
|  | 耐冻融性（5次） | 无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色 |  |  |  |  | — |
| a 该项仅限于三刺激值中的YD65≥31.26（L*≥62.7）的产品，同时应报告污染后太阳光反射比的值。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 底涂漆

    - 内墙底涂漆应符合GB/T 9756和JG/T 210的要求。

    - 外墙底涂漆应符合GB/T 9755和JG/T 210的要求。

    - 外墙用底涂漆有害物质限量应符合GB 24408的要求，内墙用底涂漆有害物质限量应符合GB 18582的要求。

  - 气凝胶绝热厚质中涂漆

    - 气凝胶绝热厚质中涂漆应符合表3的要求。

- 气凝胶绝热厚质中涂漆的技术要求

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙 | 内墙 |
| 在容器中状态 |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |
| 施工性 |  | 施涂无障碍 |  |
| 涂膜外观 |  | 正常 |  |
| 低温稳定性（5次循环） |  | 不变质 |  |
| 干燥时间（表干）/h |  | ≤8 |  |
| 比重 |  | ≤0.6 |  |
| 耐水性 |  | 96h无异常 | — |
| 耐碱性 |  | 48h无异常 | 24h无异常 |
| 涂层耐温变性（5次循环） |  | 无异常 | — |
| 粘结强度/MPa | 标准状态 | ≥0.4 | ≥0.2 |
|  | 浸水处理 | ≥0.2 | — |
| 柔韧性 |  | 直径100mm，无裂纹 | — |
| 太阳光反射比 |  | ≥0.90 | — |
| 近红外反射比 |  | ≥0.90 | — |
| 垂直发射率/% |  | ≥98 |  |
| 导热系数/[W/(K·m)] |  | ≤0.065 |  |

    - 外墙用气凝胶绝热厚质中涂漆有害物质限量应符合GB 24408的要求，内墙用气凝胶绝热厚质中涂漆有害物质限量应符合GB 18582的要求。

  - 气凝胶绝热面涂漆

    - 气凝胶绝热面涂漆基本性能应符合表3的要求，热工性能应符合表4的规定。

- 气凝胶绝热面涂漆的技术要求

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙 | 内墙 |
| 在容器中状态 |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |
| 施工性 |  | 刷涂二道无障碍 |  |
| 涂膜外观 |  | 正常 |  |
| 低温稳定性（3次循环） |  | 不变质 |  |
| 干燥时间（表干）/h |  | ≤2 |  |
| 低温成膜性 |  | — | 5℃成膜无异常 |
| 对比率（白色和浅色a） |  | ≥0.93 | ≥0.95 |
| 耐洗刷性/次 |  | 2000次，漆膜未损坏 | ≥6000 |
| 耐碱性 |  | 48h无异常 | 24h无异常 |
| 耐沾污性（白色和浅色a）/% |  | ≤15 | — |
| 耐水性 |  | 96h无异常 | — |
| 涂层耐温变性（3次循环） |  | 无异常 | — |
| 透水性/mL |  | ≤0.6 | — |
| 耐人工气候老化性b | 现象 | 600h不起泡、不剥落、无裂纹 | — |
|  | 粉化/级 | ≤1 | — |
|  | 变色（白色和浅色a）/级 | ≤2 | — |
|  | 变色（其他色）/级 | 商定 | — |
| a 浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608中规定明度值在6～9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）。 b 也可根据有关商定测试与底涂漆配套后或与底涂漆和厚质中涂漆配套后的性能。 |  |  |  |

- 气凝胶绝热面涂漆热工性能要求

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外墙型 |  |  |  | 内墙型 |
|  | L*≤40 | 40＜L*≤80 | 80＜L*≤95 | L*＞95 |  |
| 太阳光反射比 | ≥0.30 | ≥（L*/100-0.15） |  | ≥0.90 | — |
| 近红外反射比 | ≥0.40 | ≥L*/100 | ≥0.80 | ≥0.90 | — |
| 垂直发射率/% | ≥98 |  |  |  | ≥98 |

    - 外墙用气凝胶绝热面涂漆有害物质限量应符合GB 24408的要求，内墙用气凝胶绝热面涂漆有害物质限量应符合GB 18582的要求。

- 试验方法

  - 取样

按GB/T 3186的规定进行取样。取样量根据检验需要而定。

  - 试验环境

    - 标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%。

    - 所有试验样品及所用试验试板、器具应在标准试验条件下至少放置24h后进行试验。

  - 数值修约

在判定测定值或其计算值是否符合标准要求时，应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较，比较的方法采用GB/T 8170规定的修约值比较法。

  - 试验底材

    - 水泥板

应选用干体积密度为（1.2±0.1）×103kg/m3、厚度（6.0±0.5）mm的纤维增强水泥中密度平板，或符合JC/T 412.1-2006中NAF H V级要求的无石棉纤维水泥平板，但同一涂料体系各性能指标测试时应采用同种水泥板，其表面处理和存放应按GB/T 9271-2008中10.2的规定进行。

    - 砂浆块

将符合GB 175要求、强度等级为 42.5的普通硅酸盐水泥与符合GB/T 17671要求的ISO标准砂和水按1:1:0.5的比例（质量比）在搅拌机中搅拌均匀，倒入尺寸为（70×70×20）mm的模框中，采用振捣方式成型水泥砂浆试件。砂浆试件成型之后在7.2.1条件下放置（24～48）h后拆模，浸入（23±2）℃的水中7d，然后取出在7.2.1条件下放置7d以上。用200号水砂纸将成型底面打磨平整，清除浮灰，即可供试验使用。

    - 铝板

应符合GB/T 9271-2008中6的规定。

  - 试验样板的制备

    - 试样准备

将底涂漆、气凝胶绝热厚质中涂漆和气凝胶绝热面涂漆分别按产品说明书要求配制。所检产品未明示稀释比例时，搅拌均匀后制板。有明示稀释比例时，按明示稀释比例加水搅拌均匀后制板。明示稀释比例为某一范围时，取中间值。

    - 气凝胶绝热厚型涂料系统试验样板的制备

除另有规定或商定外，气凝胶绝热厚型涂料系统各检验项目的底材类型、试板尺寸、试板数量、涂布道数及养护期应符合表5的规定。

表5  气凝胶绝热厚型涂料系统制板的要求

| 检验项目 | 底材 类型 | 试板尺寸/mm | 试板数量/块 | 制板要求a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 底涂漆 | 厚质中涂漆 | 面涂漆 |
| 太阳光反射比、近红外反射比、垂直发射率、污染后太阳光反射比保持率 | 铝板 | 100×80×(0.8～1.2) | 各3 | 刷涂一道，湿膜厚度约为80μm，放置（1～2）h后涂覆厚质中涂漆 | 刮涂或喷涂一道，湿膜厚度不应小于1mm，放置7d后涂覆面涂漆 | 喷涂或刷涂一道，湿膜厚度约为100μm，放置7d后进行试验 涂布两道时，间隔时间为6h。 |
| 相容性 | 无石棉纤维水泥平板 | 150×70×(4～6) | 耐水性和耐冻融性各3 | 刷涂一道，湿膜厚度约为80μm，放置（1～2）h后涂覆厚质中涂漆 | 刮涂或喷涂一道，湿膜厚度不应小于1mm，放置7d后涂覆面涂漆 | 喷涂或刷涂一道，湿膜厚度约为100μm，放置7d后进行试验 涂布两道时，间隔时间为6h。 |
| - 注：a经商定，也可根据产品说明要求制备和养护，并在报告中注明各道涂料的施工工艺。仲裁检验按表4中规定进行制板并养护。 |  |  |  |  |  |  |

    - 底涂漆试验样板的制备

底涂漆试验样板的制备应符合JG/T 210的要求。

    - 气凝胶绝热厚质中涂漆试件与试板的制备

6.5.4.1  导热系数试件的制备

将气凝胶绝热厚质中涂漆在容器中充分搅拌混合均匀，倒入钢制或塑料的涂膜模框中（见图1），采用单道或躲到制膜（每道制膜的厚度尽量保持一致），每道间隔24h，干膜总厚度不应小于3mm。制膜后，在恒温恒湿条件下养护168h，揭膜后反面向上，在恒温恒湿条件下继续养护168h后测试。

- 1——材质为不锈钢或塑料的模框；

- 2——普通平板玻璃或聚四氟乙烯板；

- d——模具厚度（由0.5或1的多个模具组合而成）。

- 涂膜模具

6.5.4.2  试板的制备

除另有规定或商定外，气凝胶绝热厚质中涂漆各检验项目的底材类型、试板尺寸、试板数量、涂布道数和养护期应符合表6的规定。涂布多道时，每次刮涂或喷涂厚度不超过1mm，每道间隔24h。

表6  气凝胶绝热厚质中涂漆制板的要求

| 检验项目 | 底材类型 | 试板尺寸/mm | 试板数量/块 | 湿膜厚度/mm | 养护期/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 | 无石棉纤维 水泥平板 | 150×70×(4～6) | 1 | 1 | — |
| 施工性、涂膜外观 |  |  | 1 | 1 | — |
| 涂层耐温变性 |  |  | 1 | 1 | 7 |
| 耐碱性 |  |  | 1 | 1 | 7 |
| 耐水性 |  |  | 1 | 1 | 7 |
| 粘结强度 | 砂浆块 | 70×70×20 | 6 | 1 | 7 |
| 太阳光反射比 | 铝合金板 | 100×80×(0.8～1.2) | 3 | 1 | 7 |
| 近红外反射比 |  |  | 3 | 1 | 7 |
| 垂直发射率 |  |  | 3 | 1 | 7 |

    - 气凝胶绝热面涂漆试验样板的制备

外墙用气凝胶绝热面涂漆试验样板的制备应符合GB/T 9755的要求，内墙用气凝胶绝热面涂漆试验样板的制备应符合GB/T 9756的要求。

  - 太阳光反射比和近红外反射比

L*值的测定应按GB/T 11186.2的规定进行；太阳光反射比和近红外反射比的测定应按JG/T 235中附录A或附录B的规定进行，仲裁检验时按附录A的规定进行。

  - 垂直发射率

应按GB/T 2680的规定进行。

  - 污染后太阳光反射比保持率

应按JG/T 235的规定进行。

污染后太阳光反射比保持率为污染后太阳光反射比与初始太阳光反射比的比值，结果取3块试板的算术平均值，精确至1%。

  - 人工气候老化后太阳光反射比保持率

应按JG/T 235的规定进行。

人工气候老化后太阳光反射比保持率为人工气候老化后太阳光反射比与初始太阳光反射比的比值，结果取3块试板的算术平均值，精确至1%。

  - 相容性

耐水性应按GB/T 1733-1993中第9.1条的规定进行；耐冻融性应按JG/T 25-1999的规定执行，并应做5次循环。

耐水性试验结束后目视观察3块试板未出现起泡、起皱、开裂、掉粉、脱落和明显变色等病态现象可评定为，则评定为“无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色”。

耐冻融性试验结束后目视观察3块试板未出现起泡、起皱、开裂、掉粉、脱落和明显变色等病态现象可评定为，则评定为“无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色”。

  - 在容器中状态

打开包装容器，用调刀或搅拌棒搅拌，搅拌时无硬块，易于混合均匀，则评定为“无硬块，搅拌后呈均匀状态”。

  - 施工性

    - 气凝胶绝热厚质中涂漆施工性

气凝胶绝热厚质中涂漆在试板平滑面上刮涂或喷涂无困难，可评定为“施涂无障碍”。

    - 气凝胶绝热面涂漆施工性

用刷子在试板平滑面上刷涂试样，涂布量控制在湿膜厚度约为100μm。使试板的长边呈水平方向，短边与水平面成85℃竖放。放置6h后再用同样方法刷涂第二道试样，在第二道刷涂时，刷子运行无困难，则评定为“刷涂二道无障碍”。

  - 涂膜外观

将6.10试验结束后的试板放置24h，目视观察涂膜，若涂膜均匀，无明显异常，则评为“正常”。

  - 低温稳定性

按GB/T 9268-2008中A法进行3次循环试验。

  - 干燥时间

按GB/T 1728-1979中表干乙法的规定进行。

  - 耐水性

按GB/T 1733中甲法规定进行。试板投试前封边、封背。将3块试板浸入GB/T 6682规定的三级水中，如3块试板中至少有2块未出现起泡、掉粉、脱落等涂膜病态现象可评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

  - 耐碱性

按GB/T 9265的规定进行。如3块试板中至少有2块未出现起泡、掉粉、脱落等涂膜病态现象可评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

  - 透水性

按GB/T 9755的规定进行。

  - 抗泛碱性

按JG/T 210的规定进行。

  - 抗泛盐碱性

按JG/T 210的规定进行。

  - 比重

按GB/T 6750的规定进行。

  - 涂层耐温变性

按JG/T 25的规定进行。做3次循环[(23±2)℃水中浸泡18h，（—20±2）℃冷冻3h，（50±2）℃热烘3h为一次循环]。如3块试板中至少有2块未出现起泡、脱落、开裂等涂膜病态现象可评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

  - 粘结强度

按JG/T 298的规定进行。

  - 柔韧性

按JG/T 298的规定进行。

  - 导热系数

按GB/T 10295的规定进行。

  - 低温成膜性

按GB/T 9756的规定进行。

  - 对比率

按GB/T 23981的规定进行，仲裁检验用聚酯膜法。

  - 耐洗刷性

外墙用面涂漆耐洗刷性按GB/T 9755 的规定进行；内墙用面涂漆耐洗刷性按GB/T 9756的规定进行。

  - 耐沾污性

按GB/T 9780-2013中第5章外墙耐沾污试验方法 涂刷法 B法（烘箱快速）的规定进行两次循环的试验。对于部分面涂漆样品，在测试耐沾污性时，经有关方商定，允许试板在养护7d后再进行4h紫外线照射后测试（紫外光照射按GB/T 16422.3-1997进行，暴露方式1，光源采用UV-A340型灯管）。

  - 耐人工气候老化

试验按GB/T 1865-2009中循环A的规定进行。结果的评定按GB/T 1766进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 气凝胶绝热厚质中涂漆出厂检验项目为：容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、比重。

    - 气凝胶绝热面涂漆出厂检验项目为：容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率。

  - 型式检验

型式检验项目包括第5章规定的全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 正常生产时，每年应检验一次；

- 新产品投产或产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 生产配方、关键原材料来源或生产工艺有重大变更，可能影响产品质量时；

- 停产半年后又恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

  - 检验结果的判定

    - 检验结果的判定按GB/T 8170中修约值比较法进行。

    - 所有项目的检验结果均符合本标准第5章的要求时，判该产品为符合本标准要求。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

按GB/T 9750的规定进行。如需稀释，应明确稀释比例。应在包装标志或产品说明上注明产品种类。

  - 包装

按GB/T 13491的规定进行。

  - 运输

产品在运输时，应防止雨淋、曝晒、冰冻，且应符合运输部门的有关规定。

  - 贮存

产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，冬季气温过低时，应采取适当防冻保温措施。产品应根据类型规定贮存期，并在包装标志上明示。

___________________________