T/CECS XXX

中国工程建设标准化协会标准

珍珠岩轻质复合保温墙体技术规程

Technical specification for application of expanded pearlite composite wall with thermal insulation

（征求意见稿）

2020 北京

前　言

根据中国工程建设标准化协会 [2019]12号文的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、验收。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会负责日常管理，由河北卉原建材有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议，请寄送河北卉原建材有限公司（河北围场满族蒙古族自治县四合永镇工业园区，邮政编码：068451），以供今后修订时参考。

主编单位：

河北卉原建材有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

- 目 录

1　总　则	1

2　术　语	2

3　基本规定	5

4  系统及其组成材料	7

4.1　复合保温板及系统	7

4.2　配套材料	10

5 设 计	12

5.1　一般规定	12

5.2  建筑设计	13

5.3 现浇混凝土系统构造设计	16

5.4 梁柱系统构造设计	17

5.5 填充墙系统构造设计	17

5.6 屋面板系统构造设计	19

5.7 近零能耗建筑系统构造设计	20

5.8  节能设计	21

6 施 工	23

6.1　一般规定	23

6.2　施工要点	25

6.3  运输及贮存	30

6.4  施工安全与成品保护	31

7 验  收	32

7.1 一般规定	32

7.2 主控项目	34

7.3 一般项目	35

7.4 现场检验	37

7.5 分部验收	37

本规程用词说明	39

引用标准名录	40

Contents

1　General Provisions	1

2　Terms	2

3　Basic Requirements	4

4  Systematic and constituent materials	6

4.1 Composite insulation board and system	6

4.2 Supporting materials	9

5  Design	10

5.1 General requirements	10

5.2 Architectural design	11

5.3 Structural design of cast-in-place concrete system	14

5.4 Structural design of beam column system	15

5.5 Structural design of infilled wall system	15

5.6 Structural design of roof panel system	17

5.7 Structural design of near zero energy consumption building system	18

5.8 Energy saving design	18

6 Construction	20

6.1　General requirements	20

6.2　Key points of construction	21

6.3  Transportation and storage	29

6.4  Construction safety and finished product protection	29

7 Acceptance	31

7.1 General requirements	31

7.2 Master items	33

7.3 General items	35

7.4 Field inspection	36

7.5 Divisional acceptance	37

Explanation of Wording in This Specification 	39

List of Quoted Standards	40

# 1　总　则

1.0.1 为规范珍珠岩轻质复合保温板在建筑工程中的应用，做到技术先进、安全适用、确保质量，制定本规程。

条文说明：1.0.1随着社会的发展，人们对于建筑节能和建筑安全的要求不断提高。珍珠岩轻质复合保温板具有良好的保温性能和突出的防火性能，有利于实现节能减排进和建筑防火安全。本规程遵循“材料是基础、设计是前提、施工是关键、管理是保障、质量是目的”的总原则，可在设计、施工和质量验收等方面为珍珠岩轻质复合保温墙体工程质量控制提供依据。

1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区的新建、改建、扩建的民用建筑和一般工业建筑中采用珍珠岩轻质复合保温非承重墙体工程的设计、施工及质量验收。

条文说明：1.0.2珍珠岩轻质复合保温板根据保温层的材质选择和厚度设计，可以满足我国不同热工分区对外围护墙体保温、隔热节能和防火的要求。珍珠岩轻质复合保温板作为民用建筑和一般工业建筑中的结构构件时，从安全性和经济性考虑，限制在8度级8度以下抗震设防区应用。

1.0.3 珍珠岩轻质复合保温板工程设计、施工及质量验收，除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行相关标准的规定。

条文说明：1.0.3珍珠岩轻质复合保温板工程在建筑施工中属于分项工程，与许多国家和行业现行标准密切相关，工程在设计、施工和质量验收时，除满足本规程的各项规定外，亦应符合相关的国家和行业现行有关标准的规定。

# 2　术　语

2.0.1 珍珠岩轻质复合保温板 expanded pearlite lightweight composite panel with thermal insulation

工厂标准化预生产的由珍珠岩防火保温板与其他保温板无空腔复合，并通过复合板内斜穿的金属腹丝与复合板外单侧或双侧钢丝网片焊接形成的三维钢丝网架加强的复合板材，以下简称复合保温板。复合保温板分为A型板、B型板和C型板三种类型。

条文说明：2.0.1 根据复合方式不同，复合保温板分为A型板、B型板和C型板三种类型。

A型板：在保温板单侧贴合珍珠岩板的板材内斜插金属腹丝，腹丝插透珍珠岩板不插透保温板，腹丝与珍珠岩板外侧钢丝网片焊接形成三维钢丝网架的复合板材。

B型板：在保温板两侧贴合珍珠岩板的板材两侧斜插金属腹丝，腹丝插透珍珠岩板不穿透保温板，腹丝与珍珠岩板外侧钢丝网片焊接形成三维钢丝网架，板材内设有非金属拉接件与两侧的钢丝网片相连的复合板材。

C型板：在保温板单侧贴合珍珠岩板的板材内斜插金属腹丝，腹丝由保温板一侧插入但不插透保温板，腹丝与保温板外侧钢丝网片焊接形成三维钢丝网架，板材内设有非金属拉接件使珍珠岩板与保温板外侧的钢丝网片相连形成的复合板材。C型板也被成为屋面板。

三维钢丝网架是由腹丝与复合板外单侧或双侧的钢丝网片焊接形成的一种空间结构体系，具有三维受力特点，具有提高复合保温板抵抗各方向作用力的能力。

2.0.2 珍珠岩轻质复合保温板系统 expanded pearlite lightweight composite panel with external thermal insulation system

采用复合保温板并和各种结构复合到一起的系统，称为珍珠岩轻质复合保温板系统，复合保温板系统可分为五个子系统：复合保温板现浇混凝土系统（以下简称“现浇混凝土系统”），混凝土框架结构和钢结构梁柱系统（以下简称“梁柱系统”），外围护结构填充墙系统（以下简称“填充墙系统”），屋面板系统和近零能耗系统，以下简称复合保温板系统。

条文说明：2.0.2 复合保温板系统根据应用场景的不同，可分为复合保温板现浇混凝土系统，梁柱系统，填充墙系统，屋面板系统和近零能耗系统。

2.0.3 现浇混凝土系统 cast in place concrete system

复合保温板A型板与连接件绑扎完毕后，置于钢筋混凝土外模板内侧，混凝土现浇成型后与复合保温板结合成一体，在复合保温板外侧做抹面层、饰面层的系统。

2.0.4 梁柱系统 beam column system of steel structure

梁柱系统根据材料不同可分为混凝土框架结构和钢结构系统

（1）混凝土框架结构梁柱系统：

复合保温板A型板置于已完成主体工程的混凝土框架结构梁和柱外侧，与梁、柱采用锚固方式连接，在复合保温板外侧做抹面层、饰面层的系统。

（2）钢结构梁柱系统：

把复合保温板A型板和B型板形成的组合板由外向内套在钢结构梁柱上，内外侧均用钢丝网片，使其与钢结构梁柱有效连接。在复合保温板内外侧做抹面层、饰面层的系统。

2.0.5 填充墙系统 infilled wall system of peripheral protective structure

以钢筋混凝土结构、钢结构主体承重构件为支承，通过插筋或用钢丝网片连接方式，将复合保温板B型板与建筑主体连接组合，在复合保温板两侧做抹面层、饰面层的系统。

2.0.6 屋面板系统 roof panel system

把复合保温板C型板安放在钢结构屋面主次梁（檩条）上，板与板之间、板与外墙板之间通过钢丝网片连接，然后在钢丝网片上喷涂水泥砂浆或细石混凝土，然后进行防水、挂瓦等屋面施工的系统。

条文说明：2.0.6 本条文定义了屋面板系统，并说明了复合保温板用作屋面板的构造特点。

2.0.7 近零能耗系统 near zero energy consumption system

近零能耗系统包含于以上四个系统之内，通过保温层加厚、优化复合保温板连接方式、连接构造设计等方式达到保温隔热性能良好的系统。其性能指标应满足现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350的有关规定。

条文说明：2.0.7 现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350对“近零能耗建筑”做出了定义：其建筑能耗水平应较国家标准《公共建筑节能设计标准》和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》降低60%至70%以上。它是墙体保温、门窗、屋面等多个板块协同作用的综合表现形式。本规程所提到的近零能耗系统，仅指在零能耗系统中的墙体和屋面保温板块。

2.0.8 连接件 connecting piece

连接复合保温板两侧钢丝网或两侧构造层、起拉结作用的拉接件。

条文说明：2.0.8 连接件分为两类，一是在现浇混凝土系统中，用于连接A型板与主体结构的构件；二是连接复合保温板两侧钢丝网或两侧构造层、起拉结作用的非金属拉接件。

2.0.9 锚固件 anchor part

在梁柱系统中，用于锚固复合保温板与混凝土梁柱的固定件。

2.0.10 防护层 structural layer

复合保温板中具有保温隔热及防火阻燃功能的珍珠岩板构造层。

2.0.11 保温层 thermal insulation layer

复合保温板中，由模塑聚苯乙烯泡沫板或石墨聚苯乙烯泡沫板等保温材料组成，在复合保温板系统中主要起保温作用的构造层。

# 3　基本规定

3.0.1 复合保温板系统应与主体结构安全连接，应能适应主体结构的正常变形，在长期承受自重、风载荷和气候变化的情况下，不应出现裂缝、空鼓、脱落等现象；当作为外围护结构填充墙体时，墙体的承载力、挠度变形还应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定。

3.0.2复合保温板系统的保温、隔热性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245的有关规定。

3.0.3复合保温板系统的防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的有关规定。

3.0.4复合保温板系统的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

3.0.5复合保温板系统各组成部分应具有物理、化学稳定性及防腐性。系统组成材料应具有长期耐久性，并应与系统耐久性相匹配。复合保温板系统在可能受到生物侵害时，还应具有防止生物侵害性能。

条文说明：3.0.5为了满足复合保温板系统耐久性要求，不仅需要各个部分具有物理、化学稳定性，而且要材料的耐久性能应与系统设计耐久期限相匹配性，以更好地保证整个系统的耐久性。在地下室、一层等容易遭受鼠害、虫害等生物侵害的部位，应采取防止生物侵害的措施，以减少复合保温板系统的破损，进而提高其耐久性。

3.0.6复合保温板系统应具有防水渗透性，配套材料之间应具有良好的相容性。配套材料应由产品供应商配套提供。

条文说明：3.0.6 由于水对复合保温板系统的保温性能和抗冻性能等性能影响较大，因此复合保温板系统应具有良好的防水渗透性能、防雨水和地表水渗透性能，雨水不能透过保护层，不得渗透至任何可能对复合保温板系统造成破坏的部位，以提高其耐久性性能。配套材料应有供应商提供或指定，保证配套材料间相容性良好，以改善其耐久性性能。

3.0.7复合保温板系统工程施工过程应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905的有关规定。

3.0.8 复合保温板系统工程质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

# 4  系统及其组成材料

条文说明：本章规定了工程中用量大、常用材料的技术要求。由于编制工作所限，不能对复合保温板系统工程中所用到的所有材料进行规定，也不能对未出现的新材料进行规定。因而，本规程中未规定的应用于复合保温板系统的材料应符合现行国家标准和设计的技术要求；无国家标准要求时，应符合设计要求。严禁使用国家明令禁止的所有产品和材料。

# 4.1　复合保温板及系统

4.1.1 复合保温板分为A型板、B型板和C型板三种类型。

4.1.2 复合保温板规格尺寸应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2  复合保温板规格尺寸要求   单位为mm

| 长度 | 宽度 | 厚度 |
| --- | --- | --- |
| 2400/3600 | 300/400/500/600/900/1000/1200 | 根据热工计算确定 |

注：其他尺寸可根据工程实际要求加工，宽度不应小于200mm

条文说明：4.1.2 本条文规定了复合保温板的常用尺寸，在有特殊要求时，规格尺寸有供需双方协商确定，技术指标参照相近规格产品协商确定。厚度需要根据设计要求，利用热工计算确定。

4.1.3 复合保温板外观尺寸允许偏差和试验方法应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3  复合保温板尺寸允许偏差     单位为mm

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±5 | 按照现行国家标准《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术规程》GB/T 480规定的方法进行 |
| 宽度 | ±5 |  |
| 厚度 | +5 |  |
| 对角线偏差 | ≤10 |  |
| 板面平整度 | ≤5.0 |  |
| 外观 | 板面平整，不应有明显翘曲、变形；不应掉角、破损和开裂；焊点区以外的钢丝不允许有锈点；保温材料应错缝对接 | 按照现行行业标准《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》JG/T 228规定的方法进行 |
| 保温材料对接 | 保温材料与珍珠岩板接缝错开 |  |

注：本表的允许偏差值以600mm×1200mm的板为基准

条文说明：4.1.3 复合保温板的尺寸偏差和外观质量直接关系最终的工程质量。因此，为使最终的工程质量满足要求，在综合考虑质量效果和实际生产的基础上，制定了复合保温板的尺寸偏差和外观质量要求。

4.1.4 珍珠岩防火保温板性能指标和试验方法应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4 珍珠岩防火保温板性能要求

| 项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | kg/m3 | 260～360 | 按照现行国家标准《膨胀珍珠岩绝热制品》GB/T 10303规定的方法进行 |
| 压缩强度 | MPa | ≥0.30 |  |
| 质量含水率 | % | ≤4.0 |  |
| 导热系数 （平均温度25℃） | W/(m·K) | ≤0.08 | 按照现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294规定的方法进行 |
| 软化系数 | - | ≥0.8 | 按照现行行业标准《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298规定的方法进行 |
| 燃烧性能 | 级 | A | 按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定的方法进行 |

条文说明：4.1.4 软化系数和燃烧性能参考现行行业标准《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298制定的；质量含水率是参考现行国家标准《膨胀珍珠岩绝热制品》GB/T 10303制定的；导热系数、密度、抗压强度的指标值依据《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298的规定进行了调整，使之符合系统要求。

4.1.5 模塑聚苯乙烯泡沫板（以下简称EPS）、石墨聚苯乙烯泡沫板（以下简称GEPS）性能指标和试验方法应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5  EPS、GEPS保温板性能要求

| 项 目 | 单位 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EPS | GEPS |  |
| 密度 | kg/m3 | 18~30 |  | 按照现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1 规定的方法进行 |
| 导热系数 （平均温度25℃） | W/（m·K） | ≤0.039 | ≤0.032 |  |
| 压缩强度 | MPa | ≥0.10 |  |  |
| 吸水率 | % | ≤3.0 |  |  |
| 尺寸稳定性 | % | ≤1.0 |  |  |
| 燃烧性能等级 | 级 | 不低于B1级（含B1级） |  | 按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 规定的方法进行 |

条文说明：4.1.5 表观密度、压缩强度、吸水率、导热系数、燃烧性能等级的制定是参考现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801制定；为了使结构尺寸更加稳定可靠，因此，尺寸稳定性指标制定严于现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801指标要求。

4.1.6 复合保温板系统的性能指标和试验方法应符合表4.1.6的规定。

表4.1.6 复合保温板系统的性能要求

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抹面层与保温层粘结强度（MPa） | ≥0.12和复合板破坏 | 按照现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1 规定的方法进行 |
| 抗冲击性能 | 建筑物首层以及门窗口等易受损伤部位：10J级；建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位：3J级 | 按照现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144规定的方法进行 |
| 吸水量 | 系统在水中浸泡1h后的吸水量不得大于或等于1.0kg/m2 |  |
| 耐冻融性能 | 30次冻融循环后，系统无空鼓、脱落，无渗水裂缝；抹面层与保温层的粘结拉伸强度满足其项目的要求 |  |
| 复合保温板热阻 | 符合设计要求 |  |
| 抹面层不透水性 | 2h不透水 |  |
| 保护层水蒸气渗透阻 | 符合设计要求 |  |
| 抗震性能 | 设防烈度等级下面抹面层和复合保温板无脱落 | 按照现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158规定的方法进行 |

条文说明：4.1.6表4.1.6中除了抗震性能外，其他系统指标均是参考现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144制定。因整个的系统的抗震性能直接影响着系统的安全性，因此，应严格控制系统的抗震性能。

4.1.7  钢丝网应采用低碳镀锌钢丝，性能指标应符合行业标准《镀锌电焊网》QB/T3897的规定。钢丝网架的性能指标和试验方法应符合表4.1.7的规定。

表4.1.7  钢丝网架性能要求

| 项 目 |  | 单位 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢丝网片纬向钢丝外缘距保温层、防护层凸面的距离 |  | mm | 10 ± 2 | 按照现行行业标准《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温》JG/T 228规定的方法进行 |
| 板边钢丝挑头 |  | mm | ≤6 |  |
| 腹丝挑头 |  | mm | ≤5 |  |
| 同方向腹丝中心距 |  | mm | 100 ± 5 |  |
| 同方向腹丝不平行度 |  | 度 | ≤3 |  |
| 腹丝插入聚苯板的深度 |  | mm | 大于L/4且小于L/2 |  |
| 腹丝斜插角度 |  | 度 | 35°± 3 |  |
| 电焊钢丝网孔尺寸 | 经向网孔长度 | mm | 50.0±2.5 |  |
|  | 纬向网孔长度 | mm | 50.0±1.0 |  |
| 网片焊点抗拉力 |  | N | ≥330 |  |
| 网片焊点漏焊率 |  | % | ≤0.8 |  |
| 腹丝与网片漏焊率 |  | % | ≤3，且板周边200 mm内 应无漏焊、脱焊 |  |
| 镀锌钢丝 | 钢丝直径 | mm | 2.00±0.05 | 按照现行行业标准《镀锌电焊网》QB/T3897的规定进行 |
|  | 镀锌层质量 | g/m2 | >122 |  |

注：聚苯板厚度用字母L表示；钢丝网片的镀锌钢丝抗拉强度不应小于550MPa，抗拉强度设计值取320MPa，伸长率不小于12%（标距100mm）。

条文说明：4.1.7除镀锌钢丝、腹丝插入聚苯板的深度和腹丝斜插角度三个指标外，本条文其他性能指标要求参照现行行业标准《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温》JG/T 228制定。腹丝插入聚苯板的深度和腹丝斜插角度是在保证复合保温板连接牢固的基础上，避免热桥产生而制定的。镀锌钢丝的直径和镀锌层质量是参照现行行业标准《镀锌电焊网》QB/T3897制定的。

4.1.8钢丝网在焊接后应采取二次防腐阻锈措施。

条文说明：4.1.8 由于钢丝网与腹丝焊接过程中会破坏原有的镀锌保护层，因此为了提高其耐久性能，需要对焊接后的钢丝网进行二次防腐阻锈处理。

4.1.9 腹丝材质应采用直径不小于2mm、镀层为F级的镀锌钢丝，性能指标应符合行业标准《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294的规定。

# 4.2　配套材料

4.2.1 抹灰砂浆应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定，且等级不应低于M20级。当采用机喷砂浆时，机喷砂浆应满足现行行业标准《机械喷涂砂浆》JC/T2476的有关规定。

4.2.2 抗裂砂浆性能指标和试验方法应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  抗裂砂浆性能指标

| 项 目 |  | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆） | 标准状态 | MPa | ≥0.7 | 按照现行行业标准《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温》JG/T 228规定的方法进行 |
|  | 浸水处理 |  | ≥0.5 |  |
|  | 冻融循环处理 |  | ≥0.5 |  |
| 可操作时间 |  | h | ≥1.5 |  |
| 压折比 |  | — | ≤3.0 |  |

条文说明：4.2.2 影响抗裂砂浆性能的主要指标是拉伸粘结强度、可操作时间和压折比。本条文中的拉伸粘结强度特指抗裂砂浆与水泥砂浆的界面粘结强度。本条文性能指标要求参照现行行业标准《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温》JG/T 228制定。

4.2.3 抗裂砂浆中使用的玻纤网的性能指标和试验方法应符合表4.2.3的要求。

表4.2.3 玻纤网性能

| 项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量 | g/m2 | ≥160 | 按照现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906的规定方法进行 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向） | N/50mm | ≥1000 |  |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向） | % | ≥80 |  |
| 断裂伸长率（经、纬向） | % | ≤5.0 |  |

条文说明：4.2.3 影响玻纤网的性能指标主要有单位面积质量、耐碱断裂强力（经、纬向）、耐碱断裂强力保留率（经、纬向）和断裂伸长率（经、纬向）。玻纤网的性能依据《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906的规定，并作了进一步的提升。

4.2.4  涂料外饰面层中使用的柔性腻子其性能指标应符合现行国家标准《外墙柔性腻子》GB/T 23455的有关要求。

4.2.5 锚固件主要性能应满足现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160和《外墙保温用锚栓》JG/T 366的要求，且拉拔力不得小于0.8kN。

4.2.6预埋件和连接件应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。板材与基层墙体连接件应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的要求。

4.2.7 所有连接件、锚固件和预埋件中塑料件应采用原生材料制造，不宜使用再生材料；铝合金件应经阳极氧化处理；钢制件应采用不锈钢或表面防锈防腐处理。

条文说明：4.2.7 铝合金件和钢制件采用防腐措施进行处理后，可以延长使用寿命，保证工程质量和安全。钢卡材料可采用Q235钢，并提出防腐处理的要求。

# 5 设 计

# 5.1　一般规定

5.1.1 工程宜进行深化设计，并应出具完整的施工图设计文件。设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB50002的有关规定。

条文说明：5.1.1 为保证建筑设计标准化和构件生产工厂化，实现建筑工业化大规模生产，使不同材料、不同形式和不同制造方法的建筑构配件、组合件具有一定的通用性和互换性，本规程在设计时应遵循国家标准《建筑模数协调标准》GB50002的有关规定。

5.1.2 复合保温板系统工程抗震等级应满足《建筑抗震设计规范》GB50011、《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3等现行国家、行业标准的有关规定。抗震设防应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的规定确定其抗震设防类别和抗震设防标准。

5.1.3 对于高层建筑，外围护结构的风荷载设计取值应符合现行国家标准《建筑荷载规范》GB50009和现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ3、《高层民用建筑钢结构技术规范》JGJ99的有关规定。其他情况下风荷载设计标准值Wk不应小于1.0kN/m2。

5.1.4 复合保温板系统应与主体结构有可靠连接，两侧构造层施工时应有控制变形设计措施。

条文说明：5.1.4 由于地震、临时或长期载荷等因素都会对建筑整体性造成破坏，其中薄弱环节是复合保温板与主体结构的连接处，为了保证整个建筑体系的结构安全，复合保温板系统应与主体结构有可靠连接。

5.1.5门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采用相应保温措施。

条文说明：5.1.5 在建筑节能设计中，对于门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等保温薄弱部位，应采取有效保温措施，以保证达到节能设计要求。

5.1.6 复合保温板系统的防水性能应符合现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的规定，并应符合下列规定：

1 应做好密封和防水构造设计，重要部位应有详图；

2 水平或倾斜的出挑部位应做防水处理；

3 安装在外墙的设备管道必须固定于主体结构上，并应做密封和防水设计。

条文说明：5.1.6 复合保温板系统的防水系统应符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的规定，在防水系统中，例如出挑部位、外墙设备安装部位等关键部位应采取防水设施，确保防水系统的整体性和系统性。

5.1.7 复合保温板系统设计除应符合本规程外，尚应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；当应用于装配式建筑时应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式钢结构建筑技术标准 》GB/T 51232的有关规定；应用于近零能耗建筑时，应符合现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350的相关规定。

5.1.8 复合保温板在安装时不得覆盖结构墙体的变形缝。变形缝和伸缩缝处应做好防水和保温构造。

条文说明：5.1.8 变形缝和伸缩缝的构造处理对于墙体的保温和防水功能具有重要的影响，因此，在变形缝和伸缩缝处应做好防水和保温构造措施。

5.1.9 在门窗洞口处，宜采用整块复合保温板的切割形成，不应拼接。

条文说明：5.1.9 通过整块的切割以保证其整体性，可以具有良好的保温性能和力学性能等优点。

# 5.2  建筑设计

5.2.1 复合保温板可用于现浇混凝土系统、梁柱系统、填充墙系统、屋面系统、近零能耗建筑系统，其结构形式和基本构造如下：

1 现浇混凝土系统基本构造应符合表5.2.1-1的规定。

表5.2.1-1  现浇混凝土系统基本构造

| 外饰面层 ① | 系统基本构造 |  |  |  | 现浇混凝土基层④ | 内饰面层 ⑤ | 构 造 示 意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抹 面 层 ② | 复合保温墙板（A型板） ③ |  |  |  |  |  |
|  |  | 金 属 网 片 | 防 护 层 | 保 温 层 |  |  |  |
| 按工程设计 | 3~6mm抗裂 砂浆 + 耐碱网布+ 25mm 水泥 砂浆 | 镀 锌 钢 丝 网 片 | 25厚珍珠岩板 | EPS、 GEPS 保温板 | 钢筋混凝土 | 按工程设计 |  |

2 梁柱系统基本构造应符合表5.2.1-2的规定。

表5.2.1-2  梁柱系统基本构造

| 外 饰 面 层 ① | 系统基本构造 |  |  |  | 基 层 ④ | 内 饰 面 层 ⑤ | 构 造 示 意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抹 面 层 ② | 复合保温板 ③ |  |  |  |  |  |
|  |  | 金 属 网 片 | 防 护 层 | 保 温 层 |  |  |  |
| 按 工 程 设 计 | 3~6mm抗裂 砂浆 + 玻纤网+ 25mm水泥 砂浆 | 镀 锌 钢 丝 网 片 | 25厚 珍珠 岩板 | EPS、 GEPS 保温板 | 凝 土 梁 柱 | 按 工 程 设 计 |  |

3 填充墙系统基本构造应符合表5.2.1-3的规定。

表5.2.1-3  填充墙系统基本构造

| 外饰面层① | 系统基本构造 |  |  |  |  |  |  | 内 饰 面 层 ⑤ | 构 造 示 意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抹 面 层 ② | 复合保温板（B型板） ③ |  |  |  |  | 抹 面 层 ④ |  |  |
|  |  | 金属网片 | 防 护 层 | 保 温 层 | 防 护 层 | 金 属 网 片 |  |  |  |
| 按工程设计 | 3~6mm抗裂 砂浆 + 耐碱网布+ 25mm 水泥 砂浆 | 镀锌钢丝网片 | 25厚 珍珠岩板 | EPS、GEPS、 保温板 | 25厚 珍珠岩板 | 镀 锌 钢 丝 网 片 | 25mm水泥 砂浆 | 按 工 程 设 计 |  |

4 屋面板系统基本构造应符合表5.2.1-4的规定。

表5.2.1-4 屋面板系统基本构造

| 屋面层① | 系统基本构造 |  |  |  |  | 内 饰 面 层 ⑤ | 构 造 示 意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抹 面 层 ② | 复合保温板（C型板） ③ |  |  | 抹 面 层 ④ |  |  |
|  |  | 金 属 网 片 | 保 温 层 | 防 护 层 |  |  |  |
| 按工程设计 | 30~50mm 水泥 砂浆 | 镀锌钢 丝网片 | EPS、GEPS、 保温板 | 25厚 珍珠 岩板 | 3~6mm 抗裂 砂浆 + 玻纤网 | 按 工 程 设 计 |  |

5 近零能耗建筑系统基本构造应符合表5.2.2-5的规定。

表5.2.2-5 近零能耗建筑系统基本构造

| 外饰面层① | 系统基本构造 |  |  |  |  |  |  | 内 饰 面 层 ⑤ | 构 造 示 意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抹 面 层 ② | 复合保温板 ③ |  |  |  |  | 抹 面 层 ④ |  |  |
|  |  | 金属网片 | 防 护 层 | 保 温 层 | 防 护 层 | 金 属 网 片 |  |  |  |
| 按工程设计 | 3~6mm抗裂 砂浆 + 玻纤网+ 25mm 水泥 砂浆 | 镀锌钢丝网片 | 25厚 珍珠 岩板 | EPS、GEPS、 保温板 | 25厚 珍珠岩板 | 镀 锌 钢 丝 网 片 | 3~6mm抗裂 砂浆+ 25mm 水泥 砂浆 | 按 工 程 设 计 |  |

条文说明：5.2.1 本条文说明了复合保温板在现浇混凝土系统、梁柱系统、填充墙系统、屋面系统、近零能耗建筑系统等系统中应运的基本构造形式。近零能耗建筑系统所述的基本构造包含于现浇混凝土系统、梁柱系统、填充墙系统和屋面板系统中，其特征是在重点关键部位的构造处理上高效节能，整体性效果更加突显。

5.2.2 复合保温板系统宜用于建筑物地上部分的外墙、不采暖楼梯间墙、电梯间墙、分户墙等有保温隔热、隔声要求部位的墙体。

# 5.3 现浇混凝土系统构造设计

5.3.1 现浇混凝土系统中复合保温板A型板，板高、板宽应依据工程设计图纸确定，保温层及厚度应通过热工计算确定。

条文说明：5.3.1 应用于现浇混凝土系统的A型板的高度和宽度应根据工程设计图纸确定，板的厚度及保温层的种类应通过热工计算确定，以保证整个工程的质量满足设计要求。

5.3.2现浇混凝土系统的连接件数量，不应少于6个/m2。非标准板（宽度小于300mm，大于1200mm）的连接件不应少于6个/m2，且每块不应少于2个，安装孔距离不应小于100mm。单个连接件抗拉承载力不小于0.8kN。

5.3.3 复合保温板A型板应用于现浇混凝土系统时，宜在楼板、屋面板处设置混凝土拉结点，拉结点的截面宽度不宜小于80mm，高度同楼板厚度，中心间距不应大于1200mm，并采取可靠措施进行拉结。

5.3.4 复合保温板A型板用于现浇混凝土系统时，其主体结构每四层应加设挑檐，挑檐厚度同楼板厚度，外挑部分宽度同复合保温板A型板保温层厚度。

条文说明：5.3.4 设置挑檐的目的是通过主体结构来减少下层复合保温板的载荷，以提高整个系统的稳定性和耐久性。挑檐厚度与同楼板厚度相同的目的是降低保温构造的处理难度，使整个安装过程更加简洁，保温效果更加明细。

5.3.5 现浇混凝土系统中复合保温板A型板水平向拼接时，拼接缝宜采用钢丝网片加强平网直接搭接补强，两侧搭接宽度分别不应小于100mm；当采用附加钢筋连接时，钢筋的直径不应小于6mm，两侧搭接长度分别不小于200mm，钢筋间距不大于150mm。

5.3.6 现浇混凝土系统复合保温板竖向拼接时，拼接缝应逐层错缝，连接宜采用附加钢筋搭接，附加钢筋的直径不应小于6mm，间距不应大于150mm，其与钢筋焊网的搭接长度不应小于200mm。

条文说明：5.3.5-5.3.6 对现浇混凝土系统复合保温板在水平和竖向拼接时，拼接缝的处理措施进了规定。

# 5.4 梁柱系统构造设计

5.4.1 梁柱系统仅适用于已完成主体工程的混凝土框架结构和钢结构梁、柱外侧热桥部位构造。

5.4.2 混凝土梁柱系统热桥构造处理时，热桥处理构造的锚固件数量，不应少于6个/m²、且不应少于4个/块，单个锚固件抗拉承载力不小于0.8kN；其材料性能符合《外墙保温用锚栓》JG/T 366中的有关规定。

5.4.3钢结构梁柱系统热桥构造处理时，不宜使用焊接锚固件。在应用于高层钢结构剪力墙结构时，钢结构剪力墙宽度超过1.2米时，应采用焊接金属锚固件，以使复合保温板与钢结构主体可靠连接，金属锚固件数量不应少于4个/m2，单个锚固件抗拉承载力不小于1kN。

# 5.5 填充墙系统构造设计

5.5.1  复合保温板应用于填充墙系统设计计算应满足以下要求。

1 填充墙系统风荷载标准值按《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定计算，且应按正风压和负风压的最不利工况确定，其绝对值不宜小于1.0kN/m²。

2 填充墙系统按承载力极限状态设计时，应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

3 当填充墙系统墙板总厚与净高之比大于1/25时，可不验算挠度变形。

4 填充墙系统除应满足本规程的规定外尚应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011及《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的有关规定。

5.5.2  无门窗洞口的填充墙系统，承受的水平荷载（作用）设计值，应不大于表5.2.4的规定值。

表 5.2.4  填充墙系统水平荷载（作用）设计值

| 墙板无支承长度（m） | 水平荷载（作用）设计值（kN/m²） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 墙厚250mm | 墙厚200mm |
| 4.0 | 2.09 | 1.61 |
| 3.6 | 2.57 | 1.99 |
| 3.3 | 3.06 | 2.37 |
| 3.0 | 3.71 | 2.86 |
| 2.7 | 4.58 | 3.53 |

5.5.3 填充墙系统中复合保温板之间的所有拼缝，应采用钢丝网片进行双面覆盖补强，并用绑扎丝与复合保温板两侧上的钢丝网架进行绑扎，两面绑扎点应相互交错。

5.5.4 复合保温板防护层防裂引导缝宜设在主体结构与填充墙交接部位，且不得影响建筑外观设计；同一平面内引导缝的水平方向间距不宜大于12m，引导缝宽度不宜大于10mm，深度不宜大于20mm；可通过切割混凝土形成引导缝，并应采用密封胶或弹性填缝材料填实，并应做好防水构造措施。

条文说明：5.5.4 引导缝的设计是为了防止砂浆无规律的开裂，增加引导缝后可以阻断裂缝，以改善结构的整体质量。但必须做好引导缝的防水处理等措施。

5.5.5 填充墙系统中复合保温板采用插筋或焊接筋方式与主体结构梁、柱、墙、楼（地）面绑扎连接，并设置加强网补强。

1 混凝土框架结构应在梁、柱、墙、楼（地）面位置钻孔插入直径不小于6mm，钢筋插入深度不少于80mm的钢筋；钢结构应在梁、柱位置焊接φ6钢筋，钢筋点焊应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。

2 插筋或焊接筋：梁、楼板上间距300mm，墙柱上间距500mm，外露200mm，钢筋与外墙板表面钢丝网片绑扎，间距不大于150mm，且不少于两个绑扣。

3 除注明外，钢筋均应采用HRB400、HPB300级，焊条应采用E43。

条文说明：5.5.5 本条文对填充墙系统中复合保温板与主体结构的连接构造进行了规定，以保证板与主体结构的连接可靠。

5.5.6 填充墙系统门窗洞口四周应沿45°方向加设钢丝网片增强，如图5.4.6所示。洞口应采取加强措施，门框、窗框应与复合保温板连接；复合保温板外侧悬挂安装时应采取加强措施。当复合保温板厚度1/2位于主体结构梁、墙之外时，其下部应每层设托架。

图5.4.6 门窗洞口补强示意图

条文说明：5.5.6 本条文对门窗洞口等钢丝网加强措施进了规定，以提高其易损部位耐久性。

5.5.7 板缝、门窗、洞口部位用钢丝网片加强。

5.5.8 填充墙系统及热桥构造处理时，复合保温板与周边主体结构应设置非金属拉接件连接。拉接件应穿透整个复合保温板，与两侧钢丝网绑扎，其材料性能符合《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定，单个拉接件的抗拉力不小于1.0kN，不应少于3个/m²。

5.5.9 填充墙系统应用于钢结构时，钢结构的梁、柱等防火构造应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。填充墙系统除应满足本规程的规定外尚应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011及《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的有关规定。

5.5.10 在框架结构填充墙系统中，当墙长度大于5m时，墙顶与梁宜有拉结；当墙墙长度超过8m或者层高2倍时，宜设置钢筋混凝土结构柱；墙高超过4m时，墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

条文说明：5.5.10 为了保证填充墙体抗震性能满足设计要求，在填充墙跨距较大和较高时，宜设置构造柱以增加结构稳定性。。

# 5.6 屋面板系统构造设计

5.6.1复合保温板C型板安放在钢结构屋面主次梁（檩条）上，应错缝搭接。屋面板与屋面板、屋面板与外墙板均应通过可靠连接，使整个建筑物形成一个整体。

5.6.2 屋面系统保温层构造设计应综合考虑地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件。

条文说明：5.6.2 不同的地域气候特点，不同的屋面形式，不同的使用功能均会影响到屋面保温层构造的设计，因此，在进行其设计时应综合考虑这些影响因素。

5.6.3屋面系统保温层厚度应同时满足热工和荷载要求。保温材料应严格控制吸水率。

条文说明：5.6.3 屋面保温层厚度的设计不仅应满足热工要求，而且也应满足各种荷载（风荷载、雪荷载、人荷载等）的要求，以满足建筑的节能和安全功能。因为保温层的含水率对其保温性能有很大影响，因此保温材料也应严格控制其吸水率。

5.6.4 屋面结构中檩条中心距应控制在80cm以内，屋面板与屋面板之间、屋面板与外墙板之间通过钢丝网片连接时，边缘部分应在钢丝网片上绑扎Φ6-12mm钢筋骨架加强连接，宜在钢丝网架上喷抹3-5cm水泥砂浆或细石混凝土，然后进行防水、挂瓦等屋面施工。

# 5.7 近零能耗建筑系统构造设计

5.7.1填充墙系统应用于近零能耗建筑时，其技术参数应符合现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB51350的有关规定。

5.7.2复合保温板应用于近零能耗建筑时，复合保温板间应采用锁扣方式连接，增加连接性，且应错缝连接，不得形成通缝。墙角、阴阳角处宜采用成型保温构件，并应进行错缝连接。

条文说明：5.7.2 采用成型保温构件的优点一是质量可控、性能好、施工快，二是可以解决冷、热桥的问题，因此，在墙角、阴阳角等易破损的部位宜采用成型保温构件。为了保证复合保温板安装牢固安全，应错缝拼接，且不得形成通缝。

5.7.3 建筑围护结构设计时，应进行消除或削弱热桥的专项设计，围护结构保温层应连续。外墙热桥处理应符合下列规定：

1 墙角、阴阳角处宜采用成型保温构件，并进行可靠连接。

2 结构性悬挑、延伸等宜采用与主体结构部分断开的方式。

3 保温层采用锚栓时，应采用断热桥锚栓固定。

4 应避免在外墙上固定导轨、龙骨、支架等可能会产生热桥的部件，确需要固定时，应在外墙上预埋断桥的锚固件，并宜建设接触面积、增加隔热间距和使用非金属材料等措施降低传热损失。

5穿墙管道预留孔洞直径大于管径100mm以上，墙体结构与套管直径应填充保温材料。

6 外门窗与基层墙体的连接件应采用阻断热桥的处理措施。

5.7.4屋面热桥处理应符合下列规定：

1 屋面保温层与外墙的保温层应连续，不得出现结构性热桥；当采用分层保温材料是，应分层错缝铺设，且各层之间应有粘结。

2 女儿墙等突出屋面的结构体，其保温层与屋面、墙面保温层应连续，不得出现结构性热桥。女儿墙、土建风道出口等薄弱环节，宜设置金属 盖板，以提高其耐久性，金属盖板与结构连接部位应采取避免热桥的措施。

3 穿屋面管道预留孔洞直径宜大于管道外径100mm以上，墙体结构与套管直径应填充保温材料。

4 屋面保温层靠近室外一侧应设置防水层。

5.7.5地下室外墙外侧保温层应与地上部分保温层连续，不得出现结构性热桥，当无地下室时，地面保温与外墙保温应连续、无热桥。

条文说明：5.7.3-5.75 在构造设计方面，对近零能耗系统的围护结构、屋面等部分的处理热桥上进行了规定。

# 5.8  节能设计

5.8.1 复合保温外墙板系统的建筑节能设计应符合建筑所在气候区国家现行建筑节能设计标准的规定。

条文说明：5.8.1根据地域气候特点的不同，我国可分为严寒和寒冷地区、夏热冬冷地区、温和地区、夏热冬暖地区等气候地区。在不同的气候地区，节能设计所采用的标准不同，这就导致其最终结构形成和基本构造千差万别，因此，在复合保温板系统的建筑节能设计应符合其所在气候区现行有关标准的规定。

5.8.2 复合保温板系统的建筑节能设计和热工计算应符合下列规定：

1.门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采用相应保温措施，并因进行冷凝验算；

2.复合保温板及热桥部位的内外表面温度应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定；

3.复合保温板的平均传热系数计算应考虑连接方式和连接件的种类，并应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定。

4. 复合保温墙板系统中保温材料的厚度应通过计算确定。保温材料导热系数及修正系数取值见表5.8.2。

表5.8.2 保温材料导热系数及修正系数

| 保温材料种类 | 导热系数 ［W/（m·K)］ | 修正系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 严寒和寒冷地区 | 夏热冬冷 地区 | 温和地区 | 夏热冬暖 地区 |
| EPS板 | 0.039 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.10 |
| GEPS板 | 0.032 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.10 |
| 珍珠岩板 | 0.080 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |

条文说明：5.8.2表5.8.2保温材料导热系数的修正系数是参考现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176制定。当保温层及拉结件的材质发生变化且确有可靠试验数据时，该修正系数可根据实际情况进行调整。

5.8.3 同一建筑物中，复合保温墙板的保温层材质不宜多于2种。

5.8.4复合保温板的结构性热桥应计入外墙平均传热系数，且热阻值应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176中规定的最小传热计算值的要求。

5.8.5 复合保温板系统工程上悬挑构件应进行二次保温处理，并应进行冷凝验算，且按结构性热桥计入外墙平均传热系数。

5.8.6 夏热冬冷地区，复合保温板系统工程冷凝验算应复合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的相关规定，当经验算可能出现冷凝时，应采取有效防潮技术措施。

条文说明：5.8.6 当出现冷凝时，会在保温材料表面出现冷凝水，大大影响保温材料的保温性能和耐久性能，因此，当可能出现冷凝时，应采取有效防潮技术措施，保证冷凝验算复合有关标准规定。

# 6 施 工

# 6.1　一般规定

6.1.1 施工企业应具有相应的资质，施工前应编制专项施工方案，施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。施工作业人员上岗前应进行技术交底和必要的专业技术实际操作培训。

条文说明：6.1.1 施工前对施工人员进行技术交底和培训，有助于提高施工人员的质量意识和关键工序的识别和控制，是保证施工质量的重要环节。

6.1.2 施工过程应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定。施工区域动用电气焊、砂轮等明火时，应确保复合保温板防火防护构造完整。不得在复合保温板切割断面和裸露部位进行电气焊接和明火作业。

6.1.3 施工用照明等发热设备通过复合保温板时，应采取保护措施。电气线路不得穿越或敷设在复合保温墙板的保温材料中；如确需穿越或敷设时，应采取防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

条文说明：6.1.2、6.1.3 电气焊、砂轮等明火均会引起消防安全问题，电气线路在高负荷长时间工作时发热也可能会引起消防安全问题。因此，对于复合保温板切割断面和裸露部位等存在消防安全隐患的部位周边必须杜绝明火的出现；在电气线路穿越墙体是必须采取有效的防火保护措施，确保消防安全。

6.1.4 在施工过程中，施工现场应做好安全防护，应有防火、防风、防雷、防潮、防触电等措施，应加强施工作业中的安全检查，做好施工人员的劳动保护。

6.1.5 施工期间以及完工后24h内，环境温度不应低于5℃；夏季施工应采取遮阳措施，应避免阳光直晒工作面；冬期施工应采取防冻措施，应避免低温对粘结材料产生破坏；在5级以上大风天气或雨天不应施工。

条文说明：6.1.5 温度太低不利于砂浆强度的增长，甚至因砂浆中的自由水结冰而对砂浆内部结构造成破坏，因此，在施工后环境温度不能长时间处于低温，在冬期施工（连续五天平均温度低于5℃）要采取防冻措施。温度太高会加快砂浆中自由水分的蒸发，造成表面开裂并影响强度增长，因此在夏季要采取遮阳措施，避免阳光直接暴晒。5级大风及雨天等特殊恶劣天气均会对整个复合保温板系统的性能造成影响，因此，不得在这种天气施工。

6.1.6 复合保温板工程正式施工前，宜先制作样板墙体，确认后方可进行施工。

条文说明：6.1.6 安装样板墙体是对施工工艺、施工技术、过程管控等方面的综合检验，用来发现施工过程中的问题，改进不合理的施工工艺和施工技术。

6.1.7 施工质量控制应符合下列规定：

1 复合保温板及配套材料等应进行进场检验。对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按照各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经检查认可；

2 各施工工序应按施工技术标准进行质量控制。每道施工工序完成并检验合格后，方可进行下道工序的施工。相关各专业工种之间应进行交接检验，并形成记录；各专业工种应加强配合，不得颠倒工序。交叉作业时，相关人员应做好工序交接，合理安排工序。

3 所有工序均需保存验收记录，按照工序做好隐蔽工程的工序验收，并保存好相应的文档。具体包括：文字记录和影像资料。

条文说明： 6.1.7 材料进场时，应对复合保温板材、钢丝网等主材的外观质量、规格尺寸和性能指标进行检查。应对配套材料的质量、数量、规格尺寸、外观、资质证明进行检查，并应满足设计文件的要求，确保材料质量满足有关规范要求，严禁使用不合格的材料。

由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新返工，一定会造成非常大的损失，所以必须做好隐蔽工程的验收工作。并应做好记录，整理存档，备工程验收查看。

6.1.8 施工过程中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要的使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、气等配套设施。

6.1.9 施工过程中应对复合保温板采取相应的防护措施，避免损伤板材。施工完毕后应对墙体进行防护，应防止重物撞击墙面，不得随意开凿孔洞，应对孔洞或损坏处进行妥善修补。

6.1.10 复合保温板在施工过程中应采取防潮和防水等保护措施。

条文说明：6.1.10复合保温板的含水率严重影响着其保温性能和耐久性能，因此在整个施工过程中，应采取有效的防潮防水保护措施以避免复合保温受潮。

6.1.11 现场配制的材料应严格按设计要求或产品说明书配制。

条文说明：6.1.11 现场配置材料的配比直接决定着材料的最终性能。由于设计要求或者产品说明书上所载明的即为该种材料的最佳配比，所以现场配置时应严格按照设计要求或产品说明书进行配置，以确保产品最终质量满足设计要求。

# 6.2　施工要点

6.2.1 施工前应熟悉图纸及施工方案，熟悉材料特性，准备施工工具和材料。

6.2.2 施工流程应符合下列规定：

1 现浇混凝土系统施工流程：

复合保温板进场验收→定位放线→排板→主体结构钢筋绑扎→安装复合保温墙板→安装连接件→支模→浇筑混凝土→拆模→复合保温板表面分层喷抹砂浆→饰面处理。

2 梁柱系统施工流程：

复合保温板进场验收→基层检查→弹放基准线→安装复合保温墙板→安装锚固件→板缝、阴阳角补强→门窗洞口补强→安装预埋件→埋设水电管线、电气接线盒→质量检查校正→复合保温板表面分层喷抹砂浆→饰面处理。

3 填充墙系统施工流程：

复合保温板进场验收→放线、排板→安装型钢构造柱→插筋或焊接筋→安装复合保温板→板缝、阴阳角补强→门窗洞口补强→安装预埋件→埋设水电管线、电气接线盒→质量检查校正→复合保温板表面分层喷抹砂浆→饰面处理。

4 屋面板系统施工流程：

复合保温板进场验收→排板→安装复合保温墙板→板缝补强→边缘绑扎钢筋骨架→质量检查校正→复合保温板表面分层喷抹砂浆→防水及挂瓦等饰面处理。

5 近零能耗系统施工流程：

复合保温板进场验收→放线、排板→梁、柱安装并加固→安装填充墙板→板缝、阴阳角补强→门窗洞口补强→安装预埋件→埋设水电管线、电气接线盒→质量检查校正→复合保温板表面分层喷抹砂浆→饰面处理。

6.2.3 现浇混凝土系统施工应符合下列要求：

1复合保温板应根据施工计划进场，应根据本标准相关规定及设计要求对复合保温板按检验批进行复检。

2复合保温板装卸时应严禁摔振、踩踏，存放时宜按使用顺序斜立靠放在存放架两侧，并应作好防雨、防潮、防风、防火措施。

3复合保温板应在显著位置编号，标记所在楼层、单元等具体位置信息，并应与排版图对应。

4复合保板安装前，施工平面应逐层引测墙身、洞口等的垂直和水平控制线；竖向搭接的附加绑扎钢筋或钢筋焊接、边缘构件及墙身等普通钢筋应绑扎完毕，并做完防腐处理。

5外墙钢筋外侧绑扎砂浆50mm×50mm的试块，不得采用塑料垫块，按照600mm×600mm间距布置成梅花形，每块板不少于6块，以保证保温板有很好的接触面。

6安装应按逐间封闭、顺序连接的方式进行，就位后应按设计要求采用附加钢筋与边缘构件钢筋进行连接固定。安装完成后，应采对复合保温板拼缝处进行封缝处理。

7复合保温板固定后方可进行墙内的管线、电箱及预埋件的敷设和安装。

8模板工程应按照剪力墙结构大模板普通混凝土施工工艺标准进行。

9模板上穿墙螺栓孔应由室内侧向室外侧打孔，室外侧模板底部应留设清扫口，在穿墙螺栓固定并清扫后应进行封堵。

10复合保温板安装完毕后，应做好成品保护：

1）防止施工污染；

2）拆卸脚手架或升降外挂架时，保护墙面免受碰撞

11混凝土浇筑应做好下列工作：

1）对空腔体内杂物用鼓风机进行彻底清理；

2）在空腔体的顶端，用垫块矫正竖向受力钢筋位置。

3）混凝土需振捣密实均匀，墙面及接茬处应光滑、平整。

4）当混凝土达到拆模临界强度后，从墙体中抽出穿墙对拉螺栓，拆除墙体内、外模板，墙体外侧用发泡保温材料封堵穿墙对拉螺栓贯通孔，堵孔深度不小于保温板厚度，内侧墙面预留20~30mm，待发泡胶干硬后用水泥砂浆封堵，砂浆配比同墙体抹灰配比。

条文说明：6.2.3本条文对现浇混凝土系统的整个施工过程进行了规定，包括材料进场、检测、存放、测量、安装、支模、浇筑、成品保护等环节进行了一一规定。

6.2.4 梁柱系统施工应符合下列要求：

1施工前应将复合保温板与梁柱接触的部位进行清扫，当有缺陷时，应进行基层处理。

2安装锚固件要点如下：

1）锚栓类型和钻头直接的选择应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160和《外墙保温用锚栓》JG/T366的有关规定，钻孔深度应大于锚固深度10mm；

2）安装锚固件时，锚固深度深入基层混凝土内不小于80mm；

3）每块复合保温板安装后应及时安装锚固件；

4）应使用适宜直径的钻头钻孔，钻孔深度应大于锚杆长度；

5）锚固件压紧件与复合保温板应贴紧靠；

6）旋入式锚栓应使用专用电钻拧紧，锚栓不得敲入墙内；

7）锚固件应与复合保温板的面板有效连接。

3当应用于高层钢结构剪力墙结构时，钢结构剪力墙宽度超过1.2m时，需要焊接金属锚固件，使复合保温板与钢结构主体可靠连接。对焊接后的金属锚固件应进行防腐阻锈处理。

4 当钢结构梁柱系统采用成品组合板由外到内套在钢结构梁柱板时，内侧珍珠岩板外网片应与起固定作用的钢筋可靠连接。固定筋采用焊接或插入方式与结构主体连接。外漏长度不小于200mm，深入主体部分不小于80mm（当固定筋焊接在梁、柱上时，采用L型）。梁、楼板上固定筋间距不大于300mm，柱上固定筋间距不大于500mm。固定筋与钢丝网片进行绑扎，绑扎间距不大于15mm，且不少于2个绑扣。

条文说明：6.2.4本条文对梁柱系统中锚固件安装方式、性能要求等方面做出了规定。

6.2.5 填充墙系统施工要点：

1复合保温板安装就位前，应对照设计图纸，对基础梁、圈梁或楼层梁的顶面标高以及预埋件、预留连接钢筋（插筋、焊接筋）、预留线管等进行核对，符合设计要求方可进行安装。

2复合保温板连接的圈梁（地梁），表面应平整。

3梁上预留连接钢筋与复合保温板竖向钢筋搭接范围的绑扣不得少于3个，竖向钢筋与复合保温板钢丝网绑扣的间距不宜大于200mm。

4复合保温板就位时应按设计要求在下列部位设置预埋件，并绑扎牢固：

1）门窗洞口处的木砖或预埋件；

2）散热器的预埋挂钩；

3）厨房、卫生间热水器、洗手盆的预埋挂钩；

4）其他部位的预埋件。

5复合保温板在喷抹砂浆前，应敷设好线管、线盒；敷设线管时，可在保温芯板上开槽，开槽方向宜与板跨平行，并应在开槽处做好保温防水措施。

6复合保温板的安装需经检验合格后方可进行喷抹灰工序。

条文说明：6.2.5本条文对填充墙系统中的复合保温板的连接，预埋件的埋设和绑扎，墙板开槽等方面进行了规定。

6.2.6 屋面板系统施工应符合下列要求：

1 在复合保温板C型板安装前，应依据设计图纸，确定外圈复合保温板C型板安装位置，然后安装固定复合保温板C型板。

2 复合保温板在铺设前，有缺陷的地方应及时修补，表面应基本平整，支撑应牢固可靠。铺设时应轻柔滑动就位，禁止局部用力按压。安装完成后，应立即清除对于的残留砂浆；板间的缝隙应小于2mm，相邻的高度差小于0.5mm。

3 复合保温板C型板安放在钢结构屋面主次梁（檩条）上，板与板错缝搭接，板缝用宽度不小于200mm的钢丝网片通长覆盖，并与板面外侧钢丝网片绑扎补强。绑扣间距不得大于200mm。

条文说明：6.2.6本条文对屋面系统中的复合保温板C型屋面板的拼接、固定、板缝处理等方面进性了规定。

6.2.7 近零能耗系统施工应符合下列要求：

1应运用近零能耗建筑的复合保温板，且板材之间采用榫卯方式连接，以增加连接性。

2 墙角、阴阳角处宜采用成品保温构件，与主体结构进行可靠连接。

3 近零能耗建筑的梁柱位置复合保温板与主体结构连接不得存在热桥现象。所有加固措施均应在室内；室内侧珍珠岩板处网片应与起固定作用的钢筋可靠连接。

4 所有经过焊接等可能破坏原有防腐阻锈层的工序后应进行二次防腐阻锈处理。

5 近零能耗建筑的门窗洞口处加强U型网片，应与复合保温板紧密连接，但不重叠安装。内侧与外侧U型网片间距不应小于20mm。

6 近零能耗建筑的复合板材为成品组件，坡屋面檐口构件、梁柱构件及转换构件要严格按照安装图纸安装，对号安装。

条文说明：6.2.7本条文对近零能耗系统中的复合保温板的阴阳角、与主体结构的连接、门窗洞口等处构造措施的方面进性了规定。

6.2.8 复合保温板不宜在施工现场切割。当确需在施工现场切割时，复合保温板切割尺寸应符合设计要求，对于切割后复合保温板应及时用加强网片进行补强。

6.2.9 复合保温板宜拼接紧密，当出现板缝时，2cm以内拼缝采用聚氨酯发泡填实；2cm~5cm缝隙采用聚苯板条或珍珠岩板条进行封堵；5cm以上时采用相同厚度的成品复合保温板拼接安装。

6.2.10 填塞嵌缝材料要点如下：

1 泡沫棒直径一般为板间间隙的1.2倍～1.5倍。

2 嵌缝材料距离板面深度宜不小于5mm。

6.2.11 复合保温板绑扎应满足下列规定：

1 复合保温板钢丝网绑扎用的绑丝应采用22号镀锌钢丝。

2 复合保温板板缝处的绑扎丝扣宜为斜扣，绑扣间距沿加强网长向不得大于200mm。

6.2.12 喷抹砂浆时，在每层层间宜留水平抗裂分隔缝，抹灰时嵌入层间塑料分隔条或泡沫塑料棒，外表用建筑密封膏嵌缝。垂直抗裂分隔缝宜按墙面宽度设置，分隔缝间距不应大于12m。

6.2.13 用于抹灰的水泥砂浆不应低于M20。砂浆应选采用预拌抹灰砂浆，抹灰砂浆应采用机械搅拌。空洞填补和窗台、阳台抹面宜采用M15或M20水泥抹灰砂浆；窗台、阳台压顶等部位应采用M20以上水泥砂浆分层抹灰。

6.2.14 抹面层准备工作：

喷、抹灰前，先将复合保温板与楼、地面连接处，即在复合保温板的周边25～30mm缝隙内用水泥砂浆填实找平；电气开关、插座及各种预埋件的连接处，对局部除去保温芯板的，应将其清理干净后用1：2水泥砂浆填塞密实。

6.2.15 抹面层工序：

1 抹面层中水泥砂浆平均厚度25mm分层喷、抹。水泥砂浆喷、抹完成后，应进行湿养护。抹灰完成后找平，表面搓毛。

2 外抹面层压入玻纤网布，抹3~6mm抗裂砂浆，抹灰完毕后进行湿养护，并应符合《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定。

6.2.16 抹灰要求：

1 不得在板缝位置留施工缝。

2 在每层抹灰完毕后，进行常规养护。

3 在养护期内，严禁凿击和碰撞。

6.2.17 复合保温板接缝及复合保温板与楼地面、门窗连接缝所采用的防水构造和密封材料，应根据使用环境不同，满足相应防水保温设计要求。

6.2.18 有防水防潮要求的复合保温墙工程，应采取有效的防水防潮构造措施，要点如下：

1 应采取有效措施控制保温层表面裂缝的产生；

2 应做好复合保温墙体的门窗洞口等防水细部处理；

3 应做好屋顶露台、女儿墙、未封闭阳台、雨罩等防水层收头细部处理；

4 应做好复合保温主体墙面的防水。选用的抗裂砂浆要粘结强度高，涂抹后不空不裂。

6.2.19 检查复合保温板表面无空鼓、裂缝且抹面层与基层粘结牢固后，进行装饰层的施工。

# 6.3  运输及贮存

条文说明：本节对复合保温板在运输和贮存过程中的一些注意事项进行了规定，确保材料在运输和贮存过程中不受损伤。

6.3.1 复合保温板运输、贮存应制定方案，其内容包括运输次序、运输路线、堆放场地、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。

6.3.2 复合保温板运输时应采取防止板材移动、倾倒、变形等固定措施，并对墙体边角部位设置保护衬垫。

6.3.3 复合保温板进场后应按照品种、规格分别堆码整齐，并标识清楚。

6.3.4复合保温板不宜露天存放，堆放场地应平整、坚实，侧立堆放时高度不应超过1.2米。

6.3.5 复合保温板在常温常湿条件下贮存，环境条件应保持干燥通风，防止浸蚀介质、阳光暴晒和雨水浸害。

# 6.4  施工安全与成品保护

条文说明：本节对施工安全和成品保护进行了规定。施工过程中各工序、各工作要有序的配合，对已完成的成品、半成品应严格保护，防止破坏和污染。严格遵循施工过程中对养护龄期的有关规定，达到相应龄期后在进行后续施工。

6.4.1 施工应满足以下消防安全的要求：

1 施工现场复合保温板的贮存量不宜大于1层用量，且应远离火源；

2 复合保温板安装时，施工操作面应采取措施隔离电焊等明火作业；

3 复合保温板的存放场地和施工操作面应配备消防器材。

6.4.2 脚手板上的废弃物应及时清理，不得在窗台、栏杆上防止施工工具。

6.4.3 复合保温板应防止明水浸湿，各构造层在凝结前应防止水冲、撞击、振动。

6.4.4在安装施工过程中及工程验收前，对墙体应采取防护措施，严禁受到施工机具碰撞。抹灰完成后的墙体7d内不得承受任何侧向作用力，施工梯架、工程用的物料等不得支撑、顶压或斜靠在墙体上，当安装完的保温墙体出现破损时，应采取措施进行修补，并避免出现热桥。

6.4.5安装预埋件时，宜用电钻钻孔、扩孔，严禁用力敲打。

6.4.6 翻拆架子或升降吊篮应防止碰撞已完成的保温墙体，其他工种作业时不得污染或损坏墙面，严禁踩踏窗口。在进行混凝土地面等施工时，应防止物料污染、损坏成品墙体。

# 7 验  收

# 7.1 一般规定

7.1.1 复合保温板工程施工质量验收，应符合设计和本规程要求，以及符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411等现行国家、行业相关标准的规定。钢筋和混凝土结构工程的施工质量验收应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等的规定。

7.1.2 检验批划分应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定。复合保温板工程施工过程中应进行质量检查、隐蔽工程验收，施工完成后应进行保温分项工程验收。

7.1.3 工程施工质量应按下列要求进行验收：

1 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

2 对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行见证检验；

3 隐蔽工程在隐蔽前应进行验收，形成验收文件，验收合格后方可继续施工；应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和影像资料：

1）复合保温板与主体结构钢筋骨架的定位情况。

2）斜穿金属丝、连接件及锚固件的位置、数量、规格。

3）金属网、玻纤网布铺设。

4）热桥部位处理。

5）保温材料的厚度。

6）板缝及构造节点处理。

7）系统构造节点。

4 对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要分部工程应在验收前按规定进行抽样检验；

5 工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

条文说明：7.1.3对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要分部工程不仅要加强过程管控，进行过程见证检验，而且也要加强成品管控，进行最终验收前的抽查检验。隐蔽工程是伴随施工过程进行的，应及时验收，以保证施工质量。

7.1.4 复合保温板系统工程检验批的质量验收应包含以下内容：

- 实物检查应包括以下内容：

1）对材料进场检查和复验，应按进场的批次和产品检查、抽样方案执行；

2）对混凝土强度、钢筋绑扎等工序的过程质量检查，应按国家现行有关标准和本标准规定的抽样检验方案执行；

3）本标准中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的合格点率进行检查。

2 资料检查应包括以下内容：

1）设计文件、施工组织文件、施工图及其他设计文件；

2）复合保温板和主要的配套材料的出厂合格证、出厂检验报告、型式检验报告、进场验收记录、复试报告和见证报告；

3）复合保温板系统工程施工记录、隐蔽工程验收记录；

条文说明：7.1.4检验批的质量验收分为实物验收和资料验收两部分。实物和资料必须都复合验收规范，才能确定检验批合格。

7.1.5材料进入施工现场后，应按照规定进行进场验收，且应按规定见证取样复检。供应商应提供有效的型式检验报告、出厂检验报告和出厂合格证明。所有材料应符合设计要求与本规程规定，以及符合现行国家、地方工程建设标准和产品标准的有关规定。对于有阻燃、隔声等特殊要求的工程，应提供相应性能的检测报告，均合格后方可使用。严禁使用国家、地方命令禁止使用与淘汰的材料。

7.1.6 复合保温板系统工程验收的检验批次划分应符合下列规定：

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，应扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2应按一个检验批进行检验。

2 检验批的划分应与施工流程一致，且应方便施工与验收。

7.1.7 在复合保温板工程的施工过程中，现浇混凝土系统分部工程中的墙体钢筋工程、桁架钢筋工程、墙体模板工程及墙体结构层混凝土浇筑工程可根据施工方法并入主体结构分部工程的现浇钢筋混凝土结构分项工程中，其质量验收应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定执行。

# 7.2 主控项目

7.2.1 用于复合保温板工程的材料、构件等，其品种、规格、尺寸和性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：对实物观察、尺量和称重检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2 复合保温板工程中使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

7.2.3 复合保温板材及配套材料，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1 复合保温板的导热系数、密度、抗压强度；

2连接件的力学性能、抗腐蚀性能

检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家的同一种产品且同一批次，按照扣除门窗洞口后的外墙面积，在5000m²以内时应复验1次；当面积每增加5000m² 时应增加1次；增加面积不足5000m² 时也应增加1次。

7.2.4 复合保温墙体施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.5 工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.6 工程的施工应符合下列规定：

1 保温材料的厚度应符合设计要求，且不得有负偏差。

2 复合保温板各构造层之间、与基层之间连接必须牢固。

3 在复合保温墙体工程中采用预埋或后置锚固件锚固时，锚固件数量、位置、锚固深度、拉拔力应符合设计要求。

检验方法：观察；手扳检查；保温材料厚度采用剖开尺量检查；锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.2.7 现浇混凝土系统中复合保温板的安装应位置正确、接缝严密，复合保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形。混凝土和模板的验收，应执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》 50204的相关规定。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录；检查试验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.8 严寒、寒冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同热桥种类，每种抽查20%，并不少于5处。

条文说明：7.2.1-7.2.8 主控项目是墙体工程验收时的关键项目。条文中规定的各项质量要求，与外围护墙体的使用安全和装饰效果密切相关，应严加管控。

# 7.3 一般项目

7.3.1 进场复合保温板与构件的外观和包装应完整无损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.2 玻纤网布的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应严实，不得空鼓，耐碱网布不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

7.3.3 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

条文说明： 7.3.4 热桥对墙体的保温效果影响较大，故要求均应按设计要求采取隔断热桥措施。

7.3.4 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其复合保温板应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

条文说明： 7.3.4 复合保温板在建筑物的阳角、门窗洞口等部位，容易受到破坏，这些部位应按设计要求进行加强处理。

7.3.5 复合保温板安装允许偏差和检验方法应符合表7.3.5的规定。

表7.3.5  复合保温板安装允许偏差       单位为mm

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2米靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 墙板垂直度（每层楼面） | 4 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 3 | 相邻面板之间高低 | 2 | 靠尺，深度尺检查 |
| 4 | 接缝宽度 | 2 | 直尺检查 |
| 5 | 阴阳角垂直度 | 4 | 2m靠尺和塞尺检查 |

条文说明：7.3.5 复合保温板系统的外观效果，平整度、垂直度、相邻面板直接的高低、接缝宽度、阴阳角垂直度等均取决于复合保温板安装的质量，此道工序属于隐蔽验收，古施工中应加强管理和严格要求。

7.3.6 复合保温板表面外观质量标准和检验方法应符合表7.3.6的要求。

表7.3.6  复合保温板工程表面外观质量标准

| 序号 | 项目 |  | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱皮、起鼓、爆灰 |  | 不允许 | 观察法 |
| 2 | 裂缝 | 门窗洞口角裂 | 不允许 |  |
|  |  | 面裂 | 不允许 |  |
| 3 | 外观 |  | 表面光滑、洁净不应有污染痕迹 |  |
| 4 | 接槎平整、线角顺直清晰 |  | 不应有毛面、纹路不均匀 |  |

条文说明：7.3.6 复合保温板的质量直接影响着整个工程的最终质量，因此，在进场检验时，其外观质量应加强管理和严格要求。

# 7.4 现场检验

7.4.1 围护结构的构造现场实体检验按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411中附录C的方法进行。

# 7.5 分部验收

7.5.1  建筑节能工程验收的程序和组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

7.5.2 建筑节能工程的检验批验收，其合格质量应符合下列规定：

1 检验批应按主控项目和一般项目验收；

2 主控项目应全部合格；

3 一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90％以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

5 建筑节能工程验收与主体验收应同步进行。

7.5.3 建筑节能工程的分项工程质量验收，其合格质量应符合下列规定：

1 分项工程所含的检验批均应合格；

2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

7.5.4 建筑节能工程的分部（子分部）工程质量验收，其合格质量应符合下列规定：

1 分部工程所含的子分部工程、子分部工程所含的分项工程均应合格；

2 施工技术资料基本齐全；

3 围护结构节能做法经实体检验符合要求。

条文说明：7.5.1-7.5.4 对建筑节能分部工程的验收合格标准进行了规定。

7.5.5 建筑节能工程验收时应对下列资料核查：

1 设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；

2 主要材料、设备、构件和部品的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告；

3 隐蔽工程验收记录和相关影像资料；

4 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录；

5 建筑围护结构节能做法现场检验记录；

6 其他对工程质量有影响的重要技术资料。

# 本规程用词说明

1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

2《建筑模数协调标准》GB50002

3《建筑结构荷载规范》GB 50009

4《建筑抗震设计规范》GB 50011

5《建筑设计防火规范》GB 50016

6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

7《屋面工程质量验收规范》GB 50207

8《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

9《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

10《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

11《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905

12《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

13《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245

14《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

15《膨胀珍珠岩绝热制品》GB/T 10303

16《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1

17《绝热稳态传热性质的测定、标定和防护热箱法》GB/T 13475

18《沥青防水卷材用胎基》GB/T 18840

19《外墙柔性腻子》GB/T 23455

20《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

21《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

22《装配式钢结构建筑技术标准 》GB/T 51232

23《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350

24《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ3

25《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

26《外墙外保温工程技术规程》JGJ144

27《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145

28《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339

29《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

30《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223

31《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

32《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T 451

33《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298

34《机械喷涂砂浆》JC/T2476

35《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160

36《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》JG/T 228

37《外墙保温用锚栓》JG/T366

38《镀锌电焊网》QB/T3897

39《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294