T/CECS XXXX-20XX

中国工程建设标准化协会标准

挤排土变径压灌桩技术规程

Technical specification for displacement-nondisplacement variable diameter pile

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

挤排土变径压灌桩技术规程

Technical specification for displacement-nondisplacement variable diameter pile

T/CECS XXXX-20XX

主编单位：河北锥基土木工程有限公司

中国铁路设计集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年    月   日

202×  北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2019]12号文，关于印发《2019年度工程建设标准制定计划》的通知，编制组开展了广泛深入的专题调查研究，总结了挤排土变径桩桩基与复合地基技术的工程实践经验，与相关的国家规范和行业标准进行了协调，并在广泛征求意见、反复修改的基础上制定本规程。

本规程主要技术内容包括1. 总则；2. 术语和符号；3. 基本规定；4. 结构；5. 桩基设计；6. 复合地基设计；7. 施工；8. 检验与验收；A,B,C 3个附录和条文说明。

本标准涉及下列专利：

1. CFG变径倒锥台阶型桩以及钻具，专利号/申请号：201720537813.3；

CFG变径倒锥台阶型桩以及制备方法和钻具，专利号/申请号：201710333352.2；

2.CFG变径倒锥台阶型桩以及钻具，专利号/申请号：201720537717.9；

3.一种挤排土复合钻具以及CFG挤排土桩，专利号/申请号：201820124401.1；

挤排土复合钻具、CFG挤排土桩以及制备方法，专利号/申请号：201810070035.0；

4.挤排土复合叠加相套钻具以及CFG变径倒锥台阶型桩, 专利号/申请号：201820121816.3；

挤排土复合叠加相套钻具、CFG变径倒锥台阶型桩及方法, 专利号/申请号：201810069522.5；

5.一种导位装置以及钻具，专利号/申请号：201820159509.4；

一种导位装置以及钻具，专利号/申请号：201810088983.7；

6.多动力导位联动复合钻具、制备方法及桩型，专利号/申请号：201811185498.8；

多动力导位联动复合钻具及桩型，专利号/申请号：201821650175.7；

7.多动力导位联动复合钻具、制备方法及桩型，专利号/申请号：201811185517.7；

多动力导位联动复合钻具及桩型，专利号/申请号：201821650748.6；

8.多动力复合钻具、制备方法及型桩，专利号/申请号：201811186080.9；

多动力复合钻具及型桩，专利号/申请号：201821650178.0；

9.多动力复合钻具、制备方法及型桩，专利号/申请号：201811186082.8；

多动力复合钻具及型桩，专利号/申请号：201821650172.3；

10.螺纹配合式复合钻具、制备方法及型桩，专利号/申请号：201910567445.0；

螺纹配合式复合钻具及型桩，专利号/申请号：201920987115.2；

11.螺纹配合式多动力导位复合钻具、制备方法及型桩，专利号/申请号：201910567494.4；

螺纹配合式多动力导位复合钻具及型桩，专利号/申请号：201920982546.X；

12.螺纹配合式多动力复合钻具、制备方法及型桩，专利号/申请号：201910566885.4；

螺纹配合式多动力复合钻具及型桩，专利号/申请号：201920982552.5；

- 一种挤排土变径桩，专利号/申请号：202020765762.1;

- 一种挤排土变径桩，专利号/申请号：202020766517.2。

本协会对于相关专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

按本规程设计时不收取专利费；设备、施工及桩型，任何一项涉及上述专利时，按照国家有关规定与有效专利技术持有人协商解决。

本规程由中国工程建设标准化协会地基基础专业委员会归口管理，由河北锥基土木工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议反馈给河北锥基土木工程有限公司（地址：河北省保定市高碑店市东大街南兴华中路西侧,邮编：074000,联系电话：18832224518，邮箱：1019946362@qq.com），以便修订时参考。

主编单位：河北锥基土木工程有限公司

中国铁路设计集团有限公司

参编单位：清华大学

同济大学

东南大学

中国地质大学

石家庄铁道大学

北京交通大学

天津大学

长安大学

太原理工大学

武汉大学

上海大学

武汉工业大学

核工业井巷建设集团有限公司

铁三院（天津）工程有限公司

中国建筑科学研究院建研地基基础工程有限责任公司

河北省建筑科学研究院

中国兵器工业北方勘察设计研究院

河北省地球物理勘查院

河北省区域地质调查院

黑龙江水利科学研究院

广东省水科院

中国兵器勘察设计研究院

建设综合勘察研究设计院

深圳市勘察测绘院有限公司

中煤国际工程集团武汉设计研究院

北京勘察设计研究院

河北建设勘察研究院有限公司

山东省泰安市岱岳区水利局

天津方圆岩土工程有限公司

北京京岩工程有限公司

河南省三力机械制造有限公司

河南元龙建筑加固有限公司

北京楷泰建设工程有限公司

北京新兴建安建筑工程有限公司

北京波森特岩土工程有限公司

北京荣创岩土工程有限公司

河南沃森置业有限公司

天津辰翔建设工程有限公司

河北恒生永筑岩土工程有限公司

河北恒基建设工程质量检测有限公司

本规程主要起草人员：李广信 许再良 贾前卫 隋孝民 肖世伟 陈效星 邓建义 冷景岩 张凤维 张万涛 孙余好 吴亚华 介玉新 徐 超 李 霞 方 磊 张振拴 李翔宇 肖大平 李晓勇 王长科 张振拴 李楷兵 韩伟鹏 王利宅 武立勇 姚文良

齐建成 宋朝晖 安喜波 齐荣浩 陈彦东 高恒谦 王 华 李洪杰 张 庆 于长生 贾祥伶 刘伟健 杨 晓 刘灿亮 贾志远 卢跃斌 王文君 杨启安  戴 斌 张 滨 张 彬 刘红岩 张 丹 杨广庆 武 威 丘建金 徐杨青 杨光华 陈立宏 王成华 林鸿洲 白晓红 邹维列 张孟喜 李丽华 周宏磊 聂庆科 马跃 陈二强 苏卫东 陈慧力 孙志刚 杨通信 刘金旭 王英祥 尹建康 侯 伟 李建均 武文杰 李晓东 李 景

本规程主要审查人员：

目 次

1总则	1

2术语和符号	2

2.1术语	2

2.2符号	2

3 基本规定	5

4 结构	6

5 桩基设计	7

5.1一般规定	7

5.2单桩承载力的确定	7

5.3按桩身强度承载力验算	9

5.4基桩水平承载力确定计算	9

5.5桩基沉降验算	10

6复合地基设计	11

6.1一般规定	11

6.2复合地基承载力计算	11

6.3沉降计算	12

7 施  工	14

7.1施工准备	14

7.2施工作业	15

8检验与验收	18

8.1一般规定	18

8.2成桩质量检查	18

8.3检测	18

8.4工程验收	19

附录A  桩的极限侧阻力标准值	20

附录B  桩的极限端阻力标准值	21

附录C  施工记录表	22

本规程用词说明	23

引用标准名录	23

附：条文说明	24

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	2

3  Basic Requirements	5

4  Structure	6

5   Design of Pile Foundation 	7

5.1 Basic Requirements	7

5.2 Calculation of Vertical Compression Barimg Capacity of Single Pile	7

5.3 Checking Calculationo of Bearing Capacity of Pile Body	9

5.4 Calculation of Horizonral Barimg Capacity of Single Pile	9

5.5 Settlement Calculation of Pile Foundation	10

6  Design of Composite Foundation 	11

6.1 Basic Requirements	11

6.2 Calculation of Barimg Capacity o 	11

6.3 Calculation of Settlement 	12

7  Construction	14

7.1Construction Preparation	14

7.2 Construction	15

8  Inspection and Acceptance of Quality	18

8.1 Basic Requirements	18

8.2 Inspection of Quality	18

8.3 Testing	18

8.4 Acceptance of the Engineering	19

Appendix  A  Standardized Value for Ultimate Friction Resistance of Single Pile	20

Appendix  B  Standardized Value for Ultimate Tip Resistance of Single Pile	21

Appendix  C  Construction Record Sheet	22

Explanation of Wording in This Specification	23

List of Quoted Standards	23

Addition: Explanation of Provisions	24

1总则

1.0.1为使挤排土变径桩桩基础及复合地基设计与施工做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量和保护环境，制定本规程。

1.0.2本规程适用于建筑工程的挤排土变径桩桩基与复合地基中的设计、施工、检测及验收；铁路工程、公路工程、市政公用工程等其他行业使用挤排土变径桩可参照本规程执行。

1.0.3挤排土变径桩的桩基和复合地基设计与施工，应根据岩土工程的勘察资料，综合考虑建筑场地的工程地质与水文地质条件、上部结构类型、使用功能、荷载特征、施工条件和环境等因素，合理选型、优化设计、节约资源，强化施工质量控制与管理。

1.0.4挤排土变径桩桩基和复合地基的勘察、设计、施工及检验与验收，除应符合本规程外，尚应符合国家与行业现行有关标准的规定。

2术语和符号

2.1术语

2.1.1挤排土变径桩 displacement-nondisplacement variable diameter pile

由复合叠加相套钻具实现的可挤土和排土，自上而下桩身直径递减，具有多个倒圆台的压灌混凝土灌注桩。

2.1.2挤排土变径桩技术 displacement-nondisplacement variable diameter pile   	technology

由可挤密桩周土体的具有三段不同直径套筒相套钻具的长螺旋机成孔，压灌超流态混凝土成桩的施工技术。

2.1.3 倒圆台  inverted frustum

桩身变径处按一定角度自上而下直径由大变小的倒置圆台体。

2.1.4倒圆台角  inverted frustum angle

倒圆台母线与竖向轴线间的夹角。

2.1.5 桩间土挤密区 compaction zone of soil around piles

由于桩身侧向挤压而使桩周围土体被挤密的区域。

2.1.6 挤排土变径桩复合地基  composite foundation with displacement-nondisplacement variable diameter pile

以挤排土变径桩为竖向增强体的复合地基。

2.1.7面积置换率  area replacement ratio

复合地基中基底处桩的横截面积与桩所承担的复合地基面积的比值。

2.2符  号

    - 作用和作用效应

N—验算桩身承载力时，相应于作用基本组合下的单桩顶部的竖向压力设计值

Nik—相应于作用标准组合下桩基单桩顶部的竖向力；

    - 材料性能与抗力

c1—第1层倒圆台持力层土的黏聚力；

ϕ1—第1层倒圆台持力层土的内摩擦角；

—第1层倒圆台中部以上到设计地面间土的加权平均重度；

—沉降计算深度范围内土的压缩模量的当量值；

—承台或基础底面下第层土的压缩模量；

—第复合土层的压缩模量；

—混凝土轴心抗压强度设计值；

—混凝土试块标准养护28d的立方体（边长150mm）抗压强度平均值；

—复合地基中处理后桩间土承载力特征值；

—复合地基承载力特征值；

fspa—经深度修正后的复合地基承载力特征值；

fy— 纵向钢筋抗压强度设计值；

—第1倒圆台持力层地基极限承载力标准值；

qpik—桩端或第倒圆台处层土极限端阻力标准值；

—桩身范围内第层土的极限侧阻力标准值；

Quk—单桩竖向极限承载力标准值；

Qsk—单桩桩身总极限摩阻力标准值；

Qski—直径为Di部分桩身总极限摩阻力标准值；

Qpk—单桩极限端阻力标准值；

—第i个倒圆台处极限端阻力标准值；

—单桩竖向承载力特征值；

2.2.3 几何参数

D1—挤排土变径桩上段桩身直径；

D2—挤排土变径桩中段桩身直径；

D3—挤排土变径桩下段桩身直径；

uj—第j段桩身截面周长；

Ap1—桩径为D1段的桩身截面积；

Ap2—桩径为D2段的桩身截面积；

Ap3—桩径为D3段的桩身截面积；

—竖向增强体的面积置换率；

—倒圆台高度；

a—倒圆台角；

—单桩入土深度；

—桩长范围内第层土的厚度；

V—桩的体积；

1—自设计地面起算的第1层倒圆台平均深度；

2.2.4 计算系数

—安全系数；

Nc、Nq—第一层倒圆台处地基极限承载力系数；

—复合地基中单桩承载力发挥系数；

—复合地基中桩间土承载力发挥系数；

c—基桩的成桩工艺系数

—复合地基的沉降计算经验系数；

ζ—复合地基中各复合土层压缩模量提高系数；

ψv—挤排土变径桩桩基沉降计算修正系数；

asi—第i层土极限侧阻力标准值的挤密增强系数；

api—桩端及倒圆台极限端阻力标准值的挤密增强系数。

3 基本规定

3.0.1挤排土变径桩的桩基和复合地基适用于粉土、砂土及软塑、可塑与硬塑的黏性土；对于碎石土、流塑状态的黏性土、素填土、杂填土、湿陷性黄土地基，应通过试验性施工确定该桩型的适用性；对于含水量大于24%，饱和度高于0.65的细粒土,应通过试验性施工确定挤土桩的适用性。

3.0.2挤排土变径桩桩身各段直径、长度及是否挤土应按照地质条件和上部结构承重要求确定，施工时的地面以下2m范围内不宜挤土。

3.0.3倒圆台部分和桩端应设置在压缩性较小及承载力较高的土层上，不应设置在杂填土、液化土和湿陷性土层，其桩的布置宜符合下列规定：

1.倒圆台体下端面进入持力层的深度，不宜小于2(Di-Di+1)；倒圆台体下端面以下持力层厚度不宜小于2Di，当有软弱下卧层时不宜小于3Di。其中Di为第i个台体以上的桩身直径，Di+1为第i个台体以下的桩身直径。

2.桩端全断面进入持力层的深度，对于黏性土不宜小于2.0D3，砂土不宜小于1.5D3；桩端以下持力层不宜小于2D3，当有软弱下卧层时，不宜小于3D3；

3.0.4 同一工程地质分区的建筑物结构单元的挤排土变径桩，各层倒圆台及桩端宜设置于同一持力土层上。当跨越不同工程地质分区时，可改变桩长及扩径位置，尽量做到承载力和沉降一致。

3.0.5 挤排土变径桩作为桩基中基桩时，以挤土为主的变径桩，对于排数不小于3排，且桩数不少于9根的桩基础，最小中心距为3.5D2; 其他情况最小桩距不应小于3D2。挤排土变径压灌桩作为复合地基增强体时，可按复合地基的地基承载力和置换率确定桩距，且桩中心距宜为(3～6) D2，桩长范围内有饱和粉土、粉细砂、淤泥、淤泥质土宜采用较大桩距。

4挤排土变径桩结构

4.0.1挤排土变径桩构造应符合图4-0-1图规定。

图4-0-1挤排土变径桩结构示意图

D1、D2、D3—自上而下第一、第二、第三段桩身的直径；

l1、l2、l3—自上而下第一、第二、第三段桩身的长度；

h1、h2—自上而下第一、第二倒圆台的高度；

a—倒圆台角。

4.0.2 挤排土变桩桩身可分为3段，下段桩直径D3宜为300mm～600mm；相邻桩段直径差不宜大于300mm；倒圆台角度宜为30°～45°；第二倒圆台设置深度根据土层和桩的受力特性综合确定，不宜大于桩长一半。

4.0.3 第一倒圆台以上部分的桩长不宜小于800mm，也不宜大于4D1。

5桩基设计

5.1一般规定

5.1.1挤排土变径桩基桩只在第一、第二段中配筋，按中段桩身直径D2设计，正截面配筋率可取0.4%~0.65%；主筋的混凝土保护层厚度不小于50mm。

5.1.2挤排土变径桩基桩的桩身混凝土强度不宜小于C25。

5.1.3 桩基竖向承载力计算应按《建筑桩基技术规范》JGJ 94执行。

5.2单桩竖向抗压承载力的确定

5.2.1挤排土变径桩单桩竖向抗压极限承载力标准值应通过单桩竖向静载荷试验确定，并应符合现行《建筑桩基技术规范》JGJ 94及《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的相关规定。

5.2.2单桩竖向抗压承载力特征值Ra应由下式确定：

Ra=1KQuk                          (5.2.2-1)

式中  K—安全系数，取2.0；

Quk—单桩竖向抗压极限承载力标准值（kN）。

5.2.3 初步设计时，当根据土的物理指标与承载力参数间的经验关系确定单桩竖向抗压极限承载力标准值时，宜按下式估算：

Quk=Qsk+Qpk+QBk1+QBk2              (5.2.3-1)

式中   Qsk—单桩总极限侧摩阻力标准值（kN）；

Qpk—单桩极限端阻力标准值（kN）；

QBk1—上部倒圆台极限端阻力标准值（kN）；

QBk2—下部倒圆台极限端阻力标准值（kN）

Qsk=Qsk1+Qsk2+Qsk3=j=13uji=1nαiqsikli       (5.2.3-2)

(5.2.3-3)

(5.2.3-4)

(5.2.3-5)

(5.2.3-6)

(5.2.3-7)

式中     —桩身穿过的第i层土的极限侧阻力标准值（kPa），无当地经验时，可按附录A取值；

qpk—桩端和倒圆台处地基土极限端阻力标准值，无当地经验时，可按	附录B取值；

uj—第j段桩身截面周长（m）；

—桩长范围内第i层土的厚度（m）；

—自设计地面起算的第1倒圆台中部深度（m）；

γ—第1倒圆台中部到设计地面间土的加权平均重度（kN/m3）；

—第1倒圆台持力土层黏聚力（kPa）；

ϕ1—第1倒圆台持力土层内摩擦角（°）, 可通过室内试验或由现场		  测试的结果结合工程经验确定；

Nc1、Nq1—承载力系数，分别反映第1倒圆台持力土层黏聚力、上覆

土重对承载力的影响。

ai—第i层土极限侧阻力标准值的增强系数，依据土性选取ai值：

挤土时黏性土与粉土：ai=1.05～1.3；砂性土：ai=1.15～1.4,小直	径取大值，大直径取小值。非挤土时应为1.0。

api—桩端及倒圆台的极限端阻力标准值的增强系数，依据土性选取api	值：挤土时，黏性土、粉土：api=1.1～1.4；砂性土：api=1.1～1.5，	埋深小时取大值；埋深大时取小值。非挤土时应为1.0。

Qsk1—直径D1段桩身极限总摩阻力标准值（kN）；

Qsk2—直径D2段桩身极限总摩阻力标准值（kN）；

Qsk3—直径D3段桩身极限总摩阻力标准值（kN）。

5.3 桩身承载力验算

5.3.1挤排土变径桩桩身承载力验算，按桩身直径D1、D2和D3桩身分段进行强度验算。作用基本组合下的桩顶轴向压力设计值N由D1桩段递减传至桩身直径为D2、D3  桩段顶部的压力值N2和N3，应分段验算桩身强度。

钢筋混凝土轴心受压桩正截面受压承载力应符合下列规定，

N≤ψcfcAp1                      (5.3.1-1)

(5.3.1-2)

(5.3.1-3)

式中  N—作用基本组合下的桩顶轴向压力设计值(kN)，可取N=1.35Nk；

N2、N3—作用基本组合下的第二、第三桩段顶部的轴向压力设计值(kN）

fc—混凝土轴心抗压强度设计值，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB500l0的规定取值；

Ap1、Ap2、Ap3—分别为按直径D1、D2和D3计算的桩身截面面积(m2)；

n1—第一段桩身穿过的土层数；

n3—第三段桩身穿过的土层数；

yc—基桩成桩工艺系数，取yc =0.750.9，不挤土或挤土效应不明显时取高值；挤土效应明显时取低值。

5.4基桩水平承载力确定计算

5.4.1挤排土变径桩不适用于受水平荷载较大的情况。应通过单桩水平静载荷试验确定单桩水平承载力特征值，试验方法按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定。

5.4.2 挤排土变径桩可按桩身设计直径为D2的等截面灌注桩进行水平承载力和

位移的估算，计算按现行《建筑桩基技术规范》JGJ94 执行，桩顶按固接的单桩考虑。

5.5桩基沉降验算

5.5.1 挤排土变径桩桩基的沉降计算和沉降允许值应符合《建筑桩基技术规范》JGJ 94有关规定。

5.5.2 对于桩中心距不大于6倍桩径D2的桩基，挤排土变径桩桩基的最终沉降量宜按下面公式计算：

s=ψvsc                              (5.5.2-1)

式中  s ——挤排土变径桩桩基的最终沉降量；

yv ——桩基沉降计算修正系数，无当地经验时，可取0.6~0.8，倒圆台持		  力层较强时取小值；

sc——桩径为D的等效直径桩按照《建筑桩基技术规范》JGJ 94的等效作用分层总和法计算的桩基最终沉降量；

D——等效直径桩的桩径，D=1l(D1l1+D2l+D3l3)，其中，l1，l2，l3分别为各		段桩身长度。

6复合地基设计

6.1一般规定

6.1.1挤排土变径桩复合地基布桩应按现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79中“有黏结强度增强体复合地基”中的规定执行。

6.1.2挤排土变径桩复合地基桩顶应设置褥垫层，其材料宜为中砂、粗砂、级配砂石或碎石等，最大粒径不宜大于30mm。褥垫层厚度应根据桩直径、桩顶构造、增强体承载力及桩间土承载力等因素综合确定，宜取（0.25~0.40）D1，且不宜小于200 mm。

6.1.3 用于复合地基中的挤排土变径桩竖向增强体的混凝土强度不宜小于C20。

6.1.4经过处理后的复合地基，当按地基承载力确定基础尺寸及埋深后，需要对本规程确定的地基承载力特征值进行修正时，应符合下列规定：

1.基础宽度的地基承载力修正系数应取0；

2.基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。

6.2复合地基承载力计算

6.2.1挤排土变径桩复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验；或综合单桩竖向抗压载荷试验和桩间土地基竖向抗压承载力载荷试验，并结合工程实践经验确定。初步设计时也可按下式估算：

fspk=λmRaAp1+β(1−m)fsk                  (6.2.1)

式中  fspk—复合地基承载力特征值（kPa）；

Ra—复合地基中挤排土变径桩单桩竖向抗压承载力特征值（kN）；

l—复合地基增强体竖向承载力的发挥系数。根据实际经验确定，无经验时可取0.8~1.0；

β—复合地基桩间土承载力的发挥系数，根据实际经验确定，无经验时可取0.9~1.0；

Ap1—按直径D1计算挤排土变径压灌桩的截面积；

m—挤排土变径压灌桩复合地基按直径D1计算的面积置换率，应按现行行业标准《建筑地基处理技术规程》JGJ 79计算；

fsk—经处理后的地基土的承载力特征值（kPa），当第一段桩身挤土时，一般黏性土可取天然地基承载力；松散砂土、粉土可取天然地基承载力特征值的 (1.1~1.3)倍，原地基土强度低的取大值，对于第一段桩身不挤土时，则取天然地基土的承载力。

6.2.2 桩身混凝土强度应符合公式(6.2.2-1) 和公式(6.2.2-2)的要求。

1 第一倒圆台下部D2部分桩身混凝土强度应符合下列公式(6.2.2-1)，当复合地基承载力进行基础深度修正时，桩身强度应满足式(6.2.2-2)。

(6.2.2-1)

当复合地基承载力进行基础深度修正时，

(6.2.2-2)

2 第二倒圆台下部D3部分桩身混凝土强度应符合下列公式：

(6.2.2-3)

6.3复合地基沉降计算

6.3.1挤排土变径桩复合地基沉降计算应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79中的有黏结强度的复合地基增强体的有关规定。

6.3.2各复合土层的压缩模量等于该层天然地基土压缩模量的ζ倍。ζ值可按下式确定：

Espi=ξEsi                         (6.3.2-1)

ζ=fspkfak                        （6.3.2-2）

式中 fspk—由挤排土变径桩处理形成的复合地基承载力特征值（kPa）；

fak—基础底面下天然地基承载力特征值（kPa）；

ζ—复合地基承载力提高系数；

Esi ——第i层土的压缩模量；

Espi——第i层复合土层的压缩模量。

7 施  工

7.1施工准备

7.1.1 挤排土变径桩施工前应具备下列技术资料：

1.岩土工程勘察报告；

2.施工图及图纸会审纪要；

3.建筑场地和相邻区域内的道路、地下管线、地下构筑物、房屋和架空线路	  等相关资料。

7.1.2施工前应具备下列条件：

1.应进行工程施工图会审、设计交底；

2.应编制基桩工程施工组织设计或专项施工方案，并进行交底；

3.施工场地应达到“三通一平”，满足施工作业要求；

5.水泥、砂、石、钢材等原材料质量应符合国家现行标准的规定及设计规定；

6.桩轴线的控制点应设在施工影响范围外，并应妥善保护、定期复测；

7.地下和空中的障碍物应进行处理。

7.1.3专项施工方案或施工组织设计应包括下列内容：

1.工程概况；

2.场地岩土特性及成桩条件分析；

3.施工总体部署；

4.施工操作工艺要点；

5.施工质量、安全、环境保护的控制措施；

6.季节性施工措施；

7.施工场地及相邻既有建（构）筑物的防护措施；

8.应急预案。

7.1.4施工前应按下列规定进行工艺参数试验：

1.试桩的桩型、桩长应符合设计规定；

2.应根据设计要求的数量、位置进行成孔、挤土、成桩等工艺性试验，核对地质资料、工艺参数及技术要求；

3.应按本标准附录C的要求做好记录，编写总结报告，根据试桩的结果优化设计。

7.1.5 施工机械选择应根据桩型、孔深、土层和试桩的情况确定。

7.1.6当成桩桩顶标高低于自然地面时，宜先开挖基槽至桩顶保护标高后再进行挤排土变径压灌桩施工。直径为D1部分桩身钻进成孔如采用挤土工法，应保留桩顶与地面间的地基土。

7.2施工作业

7.2.1 施工单位应按施工图进行桩位放样并填写放样、验线记录，经建设、监理单位复核签认后方可开工。

7.2.2挤排土变径压灌桩施工流程应符合图7.2.4规定。

施工准备

↓

测量放线及复核

↓

钻机就位                ←   控制垂直度

↓

制作钢筋笼              钻具依次分别钻至设计深度

↓                              ↓                  ←   混凝土供应

钢筋笼验收             依次提钻同时泵压灌注混凝土              ↓

↓                      ↓             ↓            混凝土试块制作及养护

钢筋笼配置振动装置  →     后置钢筋笼  复合地基单桩成桩             ↓

↓                            混凝土强度试验报告

桩基基单桩成桩

图7.2.4挤排土变径压灌桩施工工艺流程

7.2.3施工过程中应对地质情况进行复查，当实际地质情况与勘察报告不符，可能影响单桩承载力时，应进行补充地质勘察。

7.2.4施工顺序应根据专项施工方案、试桩结果、施工图纸及场地实际情况确定，并应符合下列规定：

1.施工顺序应考虑桩间距、地质和周围建筑物的情况，按流水法分区施工；

2.复合地基成桩施工，桩头清理建议采取软切处理方法；

3.当桩距小于1. 8m且地下有饱和软黏土或松散砂层时，应采取跳跃式施工，或采用控制凝固时间间隔施工。

7.2.5钻进成孔应符合下列规定：

1 桩机就位应调直、调平并稳固；

2 钻机开始前，应关闭钻头阀门；采用全排、全挤及上挤(部分挤)下排复合工法的，钻孔次序由中心钻具→中间套筒钻具→外套筒钻具；采用上挤(全部)下排及上排下挤复合工法时，钻孔次序由：中心钻具仅钻头露出中间套筒钻具底端保持反转/正转，两钻具底部保持基本平齐同步钻进→外套筒钻具→中心钻具；依次陆续分别钻至设计深度后停钻。

7.2.6混凝土灌注应符合下列规定：

1.混凝土宜采用预拌混凝土，采取泵送施工；

2.混凝土细骨料宜采用中砂，粗骨料宜采用连续级配，最大粒径不应大于20mm;

3.混凝土拌合物扩展度应大于500mm，坍落度应控制在160mm～220mm;

4.混凝土拌合物填充钻杆的量应根据地质情况确定，且保证钻杆内有连续的混凝土；

5.每根挤排土变径桩的混凝土应连续浇筑，且泵送混凝土速度与提钻速度相匹配，保证芯管内混凝土面保持在地面孔口标高以上1.5m左右；

6.混凝土浇筑超灌高度对于复合地基中的挤排土变径桩竖向增强体的混凝土不应小于300mm;对于桩基中的挤排土变径桩基桩的桩身混凝土不应小于500mm，混凝土充盈系数均不小于1. 0：

7.混凝土质量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的相关规定。

7.2.7提钻应符合下列规定：

1.提钻应连续进行，提钻速度与送混凝土速度相匹配，保证混凝土连续一次性完成灌注；

2.混凝土压灌提钻时，提钻次序由中心钻具→中间套筒钻具→外套筒钻具，由内到外钻具各底端依次平齐后同步提升(或钻具由内到外依次陆续提升)，同步或分别直至孔口标高，与此同时混凝土压灌至桩头保护标高；

7.2.8当遇到卡钻、钻机摇晃、偏斜或发生异常声响时，应立即停钻，并采取相应措施。

7.2.9桩长不能满足设计要求时，应停止施工。由监理或建设单位组织勘察、设计、施工等单位人员共同查找原因，提出解决方案，并形成文件资料。

7.2.10 钢筋笼采用后置式安装，搬运和吊装时，应防止变形；钢筋笼安装施工时，应采取措施保证钢筋笼垂直度、保护层厚度、置入深度，并利用施工机械的震动设施，振捣密实混凝土。

7.2.11施工过程中应对桩顶和临近地表的竖向和水平位移进行观测；当发现异常时，应分析原因。

7.2.12混凝土达到设计强度后，剔除桩头浮渣；高于桩顶设计标高20mm范围内应人工凿平；复合地基中增强体中的素砼桩桩头处理建议采取软切处理，即浇筑后24h内切除桩头，不得影响下部桩身质量。

7.2.13施工过程中应按本规程附录C的规定做好记录，及时汇总并办理交验手续。

8质量检验与验收

8.1一般规定

8.1.1挤排土变径桩基桩与复合地基桩的质量检验和验收应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的相关规定执行。

8.1.2 挤排土变径桩基及挤排土变径桩复合地基应进行桩位、桩长、桩径、桩身质量和单桩承载力和复合地基承载力的检验，并填写相应的质量检查记录或报告。

8.1.3 挤排土变径桩的质量检验应包括施工前检验、施工中检验和施工后检验。

8.2成桩质量检查

8.2.1 施工前应对水泥、砂、石、钢筋和外加剂等材料进行检查，并进行相关的抽样检测。

8.2.2施工中应对挤排土变径桩的成桩质量检验主要包括成孔深度和垂直度、变径倒圆台位置与尺寸、钢筋笼笼顶标高、混凝土灌注等进行检查，混凝土应留试块并进行相关试验，试块留置数量按国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB51004执行。

8.2.3  混凝土搅拌应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级等进行检查并记录；商品混凝土、（钢材）应有合格证及供货单位提供的有关质量检查资料。

8.2.4混凝土灌注应检查单桩灌注方量，灌注完成时间等。

8.2.5  钢筋笼的钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查；钢筋笼制作应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

8.3检 测

8.3.1  应进行挤排土变径桩桩身质量的检测；检测应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定。

8.3.2挤排土变径桩的检测包括桩位、桩径、桩长、承载力检测和桩身质量检测，单桩和复合地基承载力试验按照《建筑地基处理技术规范》JGJ79进行。

8.3.3  在桩身强度达到设计要求的前提下进行检测，对于砂类土从成桩到开始试验的间歇时间不应少于10d；对于粉土和黏性土不应少于15d；饱和黏性土、淤泥或淤泥质土不应少于25d。

8.3.4  试验桩应在静载试验前全部进行低应变检测。静载试验中p-s曲线发生陡降破坏的桩应进行第二次低应变检测，并应结合检测曲线分析不合格原因。

8.3.5  工程桩承载力检验应采用静载试验。工程桩检验数量不应少于总桩数的l%，且不应少于3根。

8.3.6  复合地基承载力的检验应通过现场复合地基载荷试验；或综合单桩竖向抗压载荷试验和桩间土地基竖向抗压载荷试验，并结合工程实践经验综合确定。检测数量不应少于总桩数的1.0%，且每个单体工程的单桩复合地基载荷试验或单桩竖向抗压载荷试验加地基竖向抗压载荷试验数量不应少于3点。

8.3.7  成桩后，应进行成桩质量检测。检测方法宜采用动测法，抽检数量不应少于总桩数的10%，且不少于10根。复合地基设计等级为甲级或设计有要求时，抽检数量不应少于总桩数的30%；对成桩可靠性差的桩，应按总桩数的100%检测。

8.3.8  建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降观测，直至沉降达到稳定为止。

8.4工程验收

8.4.1  施工验收应在单桩施工检验后，建设单位应会同施工、监理、设计、勘察等单位进行验收。

8.4.2 挤排土变径桩基桩和复合地基工程验收资料应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的有关规定。

附录A  桩的极限侧阻力标准值qsik（kPa）

| 土的名称 | 土的状态 |  | qsik |
| --- | --- | --- | --- |
| 填土 |  |  | 20～28 |
| 淤泥 |  |  | 12～18 |
| 淤泥质土 |  |  | 20～28 |
| 黏性土 | 流塑 | IL＞1 | 21～38 |
|  | 软塑 | 0.75＜IL≤1 | 38～53 |
|  | 可塑 | 0.50＜IL≤0.75 | 53～66 |
|  | 硬可塑 | 0.25 ＜IL≤0.50 | 66～82 |
|  | 硬塑 | 0＜IL≤0.25 | 82～94 |
|  | 坚硬 | IL≤0 | 94～104 |
| 红黏土 | 0.7＜w≤1 |  | 12～30 |
|  | 0.5＜w≤0.7 |  | 30～70 |
| 粉土 | 稍密 | e＞0.9 | 24～42 |
|  | 中密 | 0.75≤e≤0.9 | 42～62 |
|  | 密实 | e＜0.75 | 62～82 |
| 粉细砂 | 稍密 | 10＜N≤15 | 22～46 |
|  | 中密 | 15＜N≤30 | 46～64 |
|  | 密实 | N＞30 | 64～86 |
| 中砂 | 中密 | 15＜N≤30 | 53～72 |
|  | 密实 | N＞30 | 72～94 |
| 粗砂 | 中密 | 15＜N≤30 | 76～98 |
|  | 密实 | N＞30 | 98～120 |
| 砾砂 | 稍密 | 5＜N63.5≤15 | 60～100 |
|  | 中密(密实) | N63.5＞15 | 112～130 |
| 圆砾、角砾 | 中密、密实 | N63.5＞10 | 135～150 |

注： 1　对于尚未完成自重固结的填土和以生活垃圾为主的杂填土，不计算其侧阻力；

2　N 为标准贯入击数；N63.5 为重型圆锥动力触探击数；

附录B  桩的极限端阻力标准值qpk（kPa）

| 土名称 | 土的状态 |  | qpk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5≤l＜10 | 10≤l＜15 | 15≤l |
| 黏性土 | 软塑 | 0.75＜IL≤1 | 200~400 | 400~700 | 700~950 |
|  | 可塑 | 0.50＜IL≤0.75 | 500~700 | 800~1100 | 1000~1600 |
|  | 硬可塑 | 0.25＜IL≤0.50 | 850~1100 | 1500~1700 | 1700~1900 |
|  | 硬塑 | 0＜IL≤0.25 | 1600~1800 | 2200~2400 | 2600~2800 |
| 粉土 | 中密 | 0.75≤e≤0.9 | 800~1200 | 1200~1400 | 1400~1600 |
|  | 密实 | e＜0.75 | 1200~1700 | 1400~1900 | 1600~2100 |
| 粉砂 | 稍密 | 10＜N≤15 | 500~950 | 1300~1600 | 1500~1700 |
|  | 中密、密实 | N＞15 | 900~1000 | 1700~1900 | 1700~1900 |
| 细砂 | 中密、密实 | N＞15 | 1200~1600 | 2000~2400 | 2400~2700 |
| 中砂 |  |  | 1800~2400 | 2800~3800 | 3600~4400 |
| 粗砂 |  |  | 2900~3600 | 4000~4600 | 4600~5200 |
| 砾砂 | 中密、密实 | N＞15 | 3500~5000 |  |  |

注：　砂土中桩的极限端阻力取值，宜综合考虑土的密实度，桩端进入持力层的深径比 hb/d，土愈密实，  hb/d愈大，取值愈高；

附录C施工记录表

工程名称：            混凝土强度等级：           混凝土坍落度：

施工单位：            设计桩顶标高：             设计桩长：

监理单位：            设计桩径分段：桩径D1：    桩长：

桩径D2：   桩长：   桩径D3：   桩长：   倒圆台高：   倒圆台角：

钻机编号：

| 序号 | 桩 号 | 施工 日期 | 开始 时间 | 结束 时间 | 孔深 （m） | 实际桩长（m） | 桩顶标高（m） | 砼灌注量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工负责人：      技术负责人：       记录员：        监理工程师：

本规程用词说明

- 1.为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 2.条文中指明应按其他有关标准和规范执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1．《建筑地基基础设计规范》GB50007

2．《建筑地基基础工程施工规范》GB51004

3. 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202

4. 《岩土工程勘察规范》GB 50021

5. 《混凝土结构设计规范》GB50010

- 6.《复合地基技术规范》GB/T 50783

7.《建筑桩基技术规范》JGJ 94

- 8.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

- 9.《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

中国工程建设标准化协会标准

挤排土变径压灌桩技术规程

T/CECS XXXX-20XX

条文说明

制定说明

挤排土变径桩由河北锥基土木工程有限公司研发，经过一些建筑物桩基和复合地基的工程实践，取得了显著的综合效益，为进一步推广应用该项技术，经中国工程建设标准化协会批准，编制本规程。

本规程是参考河北省工程建设标准《倒锥台阶型桩复合地基设计规程》DB 13(J)/T166—2014编制的，本规程编制过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，总结了已有的工程经验，经过对现场试验的分析研究，取得了可靠的技术参数。

为便于建设、设计、施工等单位有关人员在使用本规程时，能正确理解和执行条文规定，编制组按章、解、条款顺序编制了本规程的条文说明，对条文的规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是本条文说明不具备与正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目 次

1总则	27

2术语和符号	28

2.1术语	28

3 基本规定	29

4 结构	31

5 桩基设计	32

5.2基桩承载力的确定	32

5.3按桩身强度承载力验算	34

5.5桩基沉降验算	35

6复合地基设计	36

6.1一般规定	36

6.2基承载力计算	36

6.3沉降计算	36

7 施  工	37

7.1施工准备	37

7.2施工作业	37

8检验与验收	39

8.1一般规定	39

8.2成桩质量检查	39

8.3检测	39

1总则

1.0.1 挤排土变径桩作为一种新桩型，是参考倒锥台阶型桩发展而来的。自 2015年实施以来，参照河北省工程建设标准《倒锥台阶型桩复合地基设计规程》DB 13(J)/T166-2014，对挤排土变径桩桩基和复合地基的设计、施工、检验及验收起到了较好的参考作用。这期间各设计、施工单位积累了大量的工程经验，促使本专利技术诸多的优势在桩基和地基处理上开发与应用。同时，近年来很多国家规范、行业标准都进行了修订。为了与国家、行业标准相适应，适应各建筑行业对创新先进技术需求，为了本桩型及工法的技术更加完善和推广，特编写本标准。

1.0.2长螺旋钻孔泵压混凝土桩工艺多应用于工业与民用建筑工程和市政工程项目。挤排土变径桩工艺采用的钻具改进了长螺旋钻孔机械，是一种复合叠加相套钻具。挤排土变径桩的结构和工法，作为一种创新先进施工技术，除应用于工业与民用建筑工程和市政工程项目，也可在其他行业中推广应用。

1.0.3 挤排土变径压灌桩工艺具有挤土、部分挤土和排土的功能，可充分发挥与提高不同土层的承载力。根据岩土工程的勘察资料，综合考虑工程地质与水文地质条件、上部结构类型、使用功能、荷载特征、施工条件和环境等因素，合理选型、优化设计、优化布桩是非常必要的。

2术语和符号

2.1术语

2.1.1 挤排土变径桩具有挤土和排土的工法，有自上而下桩径逐渐减小的特点，同时它也充分发挥长螺旋钻机和压灌高流态混凝土的优势。其承载力机理与特点如下：

- 通过挤土与排土，可以充分发挥和提高不同土层的承载力；

- 由于桩的端承力存在有效深度，超长桩其摩阻力与端承力并不总是随着加而增加，利用倒圆台发挥浅层相对较好持力层的端承力是经济的；

- 大量的实测资料表明，桩的摩阻力与端承力都是自上而下逐渐发挥的，很多情况下桩下部的抗力实际上没有有效发挥；

- 采用压灌混凝土可以消除桩底与倒圆台面上的浮土与沉渣，有效发挥倒圆台和桩端的端承力。

2.1.2 挤排土变径桩是利用长螺旋挤排土复合叠加相套式钻具的钻机施工，该钻机具拥有多项专利，可以灵活地进行挤土与排土施工，也可将下部密实土层的土竖直运移到上部较松土层进行挤密。

2.1.3 在变径处采用渐变的倒圆台，一方面可以防止浮土残留；另一方面由于楔形的倒圆台可以在竖直与水平方向挤密土体，增加下部土体的摩阻力。

3 基本规定

3.0.1 挤排土变径桩工艺的设备及其特点决定了该桩型适用于大部分长螺旋钻机可以成孔的地层，且在地下水位以下也可以成孔灌注而无需泥浆护壁，解决了砂层塌孔等问题，无泥浆污染，适用的土层范围较大。挤排土变径压灌桩土工工法具有针对性，根据土密实度与含水量不同，采用不同工法，包括全排土工法、全挤土工法和挤排土复合工法—其中工法中的挤：分全挤和部分挤，原理均为松挤密排。在桩端以上存在压缩模量和承载力较高的土层时，挤排土变径桩的倒圆台可合理发挥其端承力；多年的施工经验表明，当穿越塑性指数较高的黏土、碎石类土时，钻进困难；当穿越松散的粉土、粉砂时易出现串桩等问题。因此，当存在以上土层时，应进行现场可行性试验，试验内容可包括成桩工艺性试验和承载力验证等。对特别复杂的情况，应进行专门论证。

3.0.2 挤排土变径桩工法针对不同土采取了适合工法，挤土工法使较松的桩周土更加密实；排土工法使密实的桩周土较少扰动而避免发生土的结构破坏。

但是在以下三种情况下不宜挤土：

1.在地面以下很浅施工时，由于侧向挤压可达到其被动土压力，其自重较小，会是地面隆起，所以规定地面下2m范围不宜挤土；

2.对于含水量和饱和度较高的细粒土，由于其渗透系数小，在挤压力下不会及时排出孔隙水而挤密，只会生成很高的超静孔压；

3.由于这种桩型桩长不很长，一般为25m左右，对于密实砂土、强超固结黏土，不能提供足够的约束，很难挤密，反而可能发生剪胀。

3.0.3桩端和倒圆台进入持力层一定深度，可充分发挥其端承力；倒圆台部位受力后，可产生沿锥面的切向力和法向力，产生楔子效应，这种受力状态有利于荷载的扩散。桩端和倒圆台以下持力层有一定深度，有利于端承力的扩散，也有利于软弱下卧层稳定。

群桩的各桩的桩端和倒圆台设置在同一土层上，一方面可使各基桩与复合地基中的桩受力与变形均匀，避免建筑物沉降不均匀，也方便施工管理。

3.0.4  关于桩距的确定，应符合《建筑桩基技术规范》JGJ 94和《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的规定。这种挤土与预制桩、封底的沉管灌注桩等“挤土桩”不同，是钻孔挤扩灌注桩，基本是属于部分挤土桩，另外，它避免挤压密实土与高饱和度黏性土，所以所以规定“以挤土为主的变径桩，对于排数不小于3排，且桩数不少于9根的桩基础，最小中心距为3.5D2”是合适的。

4 结  构

4.0.2 挤排土变径桩新技术是在原有的“倒锥台型桩”技术优化提升的新专利。“倒锥台型桩”技术，已普遍应用于复合地基增强体，成为成熟的技术。该技术在桩顶以下深度约2m～3m相对较好地层处，设置一个陡变台阶，提高了单桩承载力。但由于上下直径突变径差过大，偏心竖向力作用下及水平力作用下暴漏其桩型的不足。鉴于以上原“倒锥台型桩”技术的缺陷，对其桩型优化提升：从一个台阶改为两个倒圆台，分段直径尺寸递减，使得变径处原来的陡变过渡成缓变，并可挤土，实现了在节约混凝土情况下浅部、深部倒圆台阶处地基土的承载力有效发挥。

4.0.3 本桩型的第一段桩（直径D1）都较短，一方面提高了上部基桩和复合地基单桩的承载力，也提高了复合地基中的面积置换率和有利于满足桩身强度的要求。由于本桩型第一倒圆台的端承力仍然沿用《倒锥台阶型桩复合地基设计规程》DB 13(J)/T166-2014中的太沙基圆形浅基础承载力公式，所以规定倒圆台以上桩长不应大于4D1。

5桩基设计

5.2基桩承载力的确定

- 5.2.3倒圆台承载力基本计算

1.第一倒圆台在桩顶荷载的作用下，与桩身一起向下运动。这段桩体对土体的有明显的挤压和楔入作用，挤密的土体对于这部分桩体的运动产生逐步增加的阻力，当桩的竖向位移量足够大时，这个反力应接近于被动土压力。本规程采用Terzaghi在浅基础地基极限承载力中的分析方法计算这种倒圆台体上的被动土压力。对于圆形基础，单位面积的地基承载力公式为：

（5.2.3-8）

其中：z1：自设计地面起算的第一倒圆台平均深度（m）；；

c1：第一倒圆台持力层黏聚力（kPa）；

g1：第一倒圆台中部以上土的平均重度（kN/m3）；

Nc1、Nq1、Nγ1：Terzaghi承载力公式中的三个承载力系数。分别计算土的第一倒圆台黏聚力、上覆土重和圆台直径对承载力的影响。由于圆台尺寸较小，公式中的最后一项可以忽略不计。其中：

Nq1=e2(0.75π−ϕ12)tanϕ12cos2(45°+ϕ12)	                （5.2.3-6）

Nc1=（Nq1−1）tanϕ1	                 （5.2.3-7）

则单桩极限承载力为：

Quk=Qsk+Qpk+QBk1+QBk2             (5.2.3-1)

QBk1=π4(D12−D22)(1.3Nc1+γz1Nq1)         (5.2.3-4)

采用Terzaghi的承载力公式计算挤排土变径压灌桩第一倒圆台的承载力，根据近年工程案例得到如下结果：

1） 对于中密中砂地基中的合理桩长内，在中上部设置倒圆台，在相同混凝土体积条件下，采用倒圆台阶型桩可以提高承载力60%以上。

2） 对于黏土地中的合理桩长内，在中上部设置倒圆台，在相同混凝土体积条件下，采用倒圆台阶型桩可以提高承载力30~50%。

3） 如果在相对好土层（砂层）上设置倒圆台，则计算的单桩承载力会有更明显的提高。

4） 土的内摩擦角越大，计算承载力提高的幅度也越大，对于砂土可以按照标贯击数N，参考国内外有关资料，根据经验确定其内摩擦角，下表可供参考。第一倒圆台的深度过大，不够经济；倒圆台处的深度过小，如遇偏心荷载，圆台陡变处混凝土产生较大力矩，很容易造成局部破坏。因而设计桩身上部合理分段，直径递减，使倒圆台变径处缓变，较为经济合理。下表为现场测试的土参数与内摩擦角间的经验关系，可供参考。

# 土层内摩擦角ϕ取值表

| 土的名称 | 土的状态 |  | ϕ（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填土 | — |  | 13～14 |
| 淤泥 | — |  | 8～11 |
| 淤泥质土 | — |  | 13～15 |
| 黏性土 | 流 塑 软 塑 可 塑 硬可塑 硬 塑 坚 硬 | IL＞1 0.75<IL≤1 0.50<IL≤0.75 0.25<IL≤0.50 0<IL≤0.25 IL≤0 | 14～15 15～18 16～19 17～21 18～23 22～24 |
| 粉土 | 稍 密 中 密 密 实 | e＞0.9 0.75<e≤0.9 e<0.75 | 20～25 23～26 27～28 |
| 粉细砂 | 稍 密 中 密 密 实 | 10<N≤15 15<N≤30 N>30 | 28～33 30～35 32～36 |
| 中砂 | 中 密 密 实 | 15<N≤30 N>30 | 34～38 35～40 |
| 粗砂 | 中 密 密 实 | 15<N≤30 N>30 | 36～41 38～42 |
| 砾砂 | 稍 密 中密（密实） | 5<N63.5≤15 N63.5>15 | 40～42 |

2. 由于挤密效应，此桩型承载力计算中的两个重要系数就是摩阻力增强系数i和端阻力增强系数pi，为此参考了一些国内已经颁布的具有钻孔挤扩或喷扩功能的灌注桩桩型的标准，也结合本桩型的一些工程经验，提出了：

挤土时黏性土与粉土：ai=1.05～1.3；砂性土：ai=1.15～1.4,小直径取大值，大直径取小值。非挤土时应为1.0。

挤土时，黏性土、粉土：api=1.1～1.4；砂性土：api=1.1～1.5，埋深小时取大值；埋深大时取小值。非挤土时应为1.0。

这是针对在附录A和附录B所列数据（相当于干作业桩）的增强系数。本规程桩型的桩身直径范围为D=300mm1200mm；桩端和倒圆台的埋深范围z=2m25m。

5.3桩身承载力验算

5.3.1挤排土变径压灌桩桩身每段混凝土强度应满足式（5.3.1-1）~(5.3.1-3)和的要求。

在《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008中，考虑桩中的钢筋对桩身承载力贡献的条件是其配筋满足其4.1.1条，即

- 正截面的配筋率可取0.65%~0.2%；

- 端承型桩和位于坡地、岸边的基桩沿桩身等截面或变截面通常配筋；

- 摩擦型灌注桩配筋长度不应小于2/3桩长；当受水平荷载时，配筋长度尚不宜小于4.0/a。

由于挤排土变径压灌桩的配筋长度一般难以满足以上要求，所以采用式（5.3.1-1）~(5.3.1-3)的形式验算各段桩身的承载力。第一段桩身由于其很大的直径，式（5.3.1-1）很容易满足；考虑到在作用基本组合情况下，桩的摩阻力与端阻力总是上部更先发挥，所以公式(5.3.1-2)和(5.3.1-3)是偏于保守的，也是合理的。

如前所述，这种桩性即使挤土也属于部分挤土桩，也避免挤压密实土和高含水率的黏性土，同时在施工时又采用分区施工，跳跃式施工和控制凝固时间的间隔式施工等所以挤土效应较低，采用的基桩成桩工艺系数yc =0.750.9是合理的。

5.5 桩基沉降计算

5.5.2挤排土变径桩桩基沉降仍然应符合《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定。但由于这种桩的荷载传递模式不同于等直径的桩，由于在上部两个倒圆台处的端承力向桩底向下土层的扩散效应远大于桩的摩阻力的扩散效应。

目前《建筑桩基技术规范》规定对于桩心距不大于6倍桩径的群桩桩基，沉降计算按“等效作用分层总和法”，它是基于Mindlin解的。由于变径桩上大下小，承载力主要在上部，因而在土中荷载的扩散更充分，其沉降比通常的桩基要小。

以15m桩长为例，顶部有Nk=1000kN的荷载，如果桩周土以粉土、黏性土为主，其平均摩擦角为`j=20°，按`j/4角度扩散，则到桩底土层上会有约100kPa的附加压力；如果两个倒圆台承担了1000kN总荷载的30%，则利用布辛尼斯克或者明德林解，倒圆台扩散到桩底土层中心处的附加压力大约只有8kPa。

由于这种桩型的桩基础的沉降会明显减少，所以对按《建筑桩基技术规范》计算的最终沉降乘以yv =0.6~0.8的桩基沉降计算修正系数，当倒圆台分担荷载较多时，该系数取小值。

6 复合地基设计

6.1一般规定

6.1.2 挤排土变径桩复合地基类似于水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）复合地基，但是由于其桩顶面积很大，单桩承载力和面积置换率也较高，通常D1=1.5D2.。为了合理地在桩顶和桩间土之间分担荷载，褥垫层厚度采用(0.25~0.40)D1，并不小于200mm，基本是合理的。

6.1.3 为了应对在荷载偏心时桩径变化段的应力集中，规定桩身强度不低于C20。

6.2复合地基承载力计算

6.2.1 考虑挤排土变径桩在复合地基中其上部的承载力不需很大位移就可最先发挥，并且其面积置换率也较高，所以单桩承载力发挥系数取l取值稍高，其范围为0.8～1.0。桩间土承载力发挥系数b与褥垫层的合理设置有密切关系。

对于有一定埋深的基础，第一段桩身也可是挤土桩，桩间土承载力的特征值会有一定的提高，对于较松的粉土与砂土可提高到天然地基承载力的(1.1-1.3)倍。

6.2.2 与桩基础的情况一样，对于排土变径压灌桩复合地基中的桩身混凝土强度进行分段验算，见式(6.2.2-1)~(6.2.2-3)。由于这是一种压灌的混凝土桩，混凝土有可靠度较高的质量，所以这里参考《复合地基技术规范》GB /T 50783的14.刚性桩复合地基：Ra=ηfcuApη=0.33−0.36。

6.3复合地基沉降计算

6.3.2 本规程规定复合地基的变形计算可以采用复合模量计算的方法，按《建筑地基处理技术规范》的有复合地基的有关规定计算。

7施  工

7.1施工准备

7.1.1挤排土变径压灌桩的施工需要预先确定各土层哪些需要挤土或排土，也要考虑各层竖向的运移，故施工前必须掌握与研究该区域土层的土性和分布情况，制定挤排土计划。

7.1.3 挤排土变径压灌桩施工需要编制专项施工方案，针对性地提出有效而切实可行的质量和安全控制措施，并在施工前进行详细交底，施工过程中严格按方案执行。

7.2施工作业

7.2.3 挤排土变径压灌桩施工应按设计控制成孔深度，但施工时常有勘探资料与地质实际情况不符，此时应会同相关方，分析原因，调整方案，经各方确认后方可恢复施工。

7.2.4 桩的施工顺序应充分考虑施工特点和周同建筑物的情况。当桩距小于l. 8m且地下有深厚淤泥层及松散砂层时，应采取跳跃式施工，或采用控制凝固时间间隔施工，以防桩孔间窜浆，影响桩身质量。

7.2.5 挤排土变径压灌桩施工采用全排、全挤及上挤(部分挤)下排复合工法的，钻孔次序均为由内到外依次钻进同步成孔；施工采用上挤下排及上排下挤复合工法的，钻进成孔次序由上到下依次陆续成孔。叠加复合套筒钻具依次钻进至各自设计深度后停钻，压灌混凝土开始，边压混凝土边提钻，提钻次序中心钻具→中间套筒钻具→外套筒钻具，依次陆续同步提升，中心钻具底端与中间套筒钻具底端平齐后，两钻具同时同步提升，两钻具底端与外套筒钻具底端平齐后，三钻具同时同步提升(或钻具由内到外依次陆续提升—中间及外套筒钻具排土孔设计位置要在有效长度之上)，同步或分别直到提出孔口标高，同时混凝土压灌至设计标高。

7.2.6 预拌混凝土包括商品混凝土搅拌站和施工现场集中搅拌站生产的混凝土。具体定义为：在搅拌站生产的混凝土，在规定时间内运至使用地点，交付时处于拌合物状态的混凝土。细骨料宜选用中砂，少数地区若无中砂而选用其他砂，可通过试验选定。连续级配的粗骨料堆积相对紧密，孔隙率比较小，有利于混凝土拌合物性能及混凝土力学性能。混凝土中粗骨料粒径应考虑到结构或构件情况以及施工工艺特点，粗骨料粒径太大不利于混凝土浇筑成型。扩展度即坍落扩展度，混凝土浇筑时，常因扩展度、坍落度太大或太小致使混凝土拌合物离析或流动性差，从而造成堵管及一些质量事故。

混凝土拌合物填充钻杆的量应根据地质情况确定，当遇到孔深较深等造成泵送压力较大或有流沙等影响成桩质量的情况时，应适当增加混凝土拌合物填充钻杆的量，以保证桩身的质量。

7.2.7 边压混凝土边提钻，保持泵速与提钻速度相匹配，标准为芯管内混凝土面在提钻压灌时，始终保持在地面孔口标高以上1.5m左右，前台指挥工人能清楚听到芯管上口混凝土掉落冲击混凝土面与芯管内壁的声音。混凝土压灌控制，钻具依次陆续同步提升，压灌的同时钻具对孔壁有效的支护，由此保障了桩身质量完好。

7.2.8 在钻进过程中，如遇到卡钻、钻机摇晃、偏斜或发现有节奏的声响时，应立即停钻．查明原因，采取相应措施后，方可继续作业。当需停钻时间较长时．应将钻杆提出孔口标高。

7.2.10 钢筋笼后置式安装施工时，应根据具体条件采取综合措施控制钢筋笼的垂直度、保护层的有效厚度、置入深度。安放钢筋笼时，可利用钻机自备吊钩，塔吊或吊车将钢筋笼竖直吊起，垂直于孔口上方，钢筋笼应保证居中安放，并在钢筋笼上安装振动器，把钢筋笼下端插入混凝土桩体中，借助钢筋笼顶部的震动器，使钢筋笼下沉到预定深度。固定后应调墼钢筋笼位置，使钢筋笼保护层满足规定。钢筋笼沉放完成后，振动拔出钢管。

8 检验与验收

8.1 一般规定

8.1.3  影响挤排土变径压灌桩质量的因素存在于其施工的全过程，仅有施工后的检验和质量验收是不全面的、不完整的。挤排土变径压灌桩施工过程中出现的局部地质条件与勘察报告不符、工程桩施工参数与施工前的试验参数不同、原材料发生变化、设计变更等情况，都可能产生质量隐患，因此，加强施工过程的检验是必要的。

8.2 成桩质量检查

8.2.5 挤排土变径压灌桩钢筋笼的制作大多在现场加工完成，与工厂加工相比，其工艺、管理等都有一些不足之处。为保证钢筋笼的加工制作规范，提高现场施工水平，严格执行钢筋笼质量检验标准。

8.3检 测

8.3.4~8.3.6  挤排土变径压灌桩承载力检测采用传统检测方法均可，如高应变检测、静载试验，静载试验是最为直观的试验挤排土变径压灌桩承载力的方法，故本规程提出采用静载试验进行工程桩的单桩承载力检验。

8.3.7  混凝土桩身完整性检测目前多采用反射波法，但因反射波法的理论基础为

一维弹性杆波动理论，故采用反射波法测试本桩型时，应多积累相关场地及桩型

的测试经验，严格区分桩身变径处的反射，仔细辨别在桩身变径处反射波影响

下的桩底反射波，从而做到不漏判、不误判。