中国工程建设标准化协会标准

T/CECS XXX—202X

建筑绝热用气凝胶复合制品应用技术规程

Technical specification for application of aerogel products for building thermal insulation

（拟改为：气凝胶自保温墙体系统应用技术规程）

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                                       202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会

，4

发 布

- 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]14号）的要求，规程编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见基础上，制订本规程。

本规程共分为7章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、质量验收。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄往解释单位（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际5号楼7层，邮编：100048）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

- 目  次

- 1  总    则	1

2  术    语	3

3  基本规定	4

4  材    料	5

4.1  系统组成材料	5

4.2  配套材料	5

5  设    计	7

5.1  一般规定	7

5.2  构造设计	7

5.3  热工与节能设计	10

6  施    工	12

6.1  一般规定	12

6.2  砌筑施工	12

6.3  抹灰施工	14

6.4  气凝胶膏料施工	15

6.5  气凝胶绝热厚型涂料系统施工	15

7  质量验收	17

7.1  一般规定	17

7.2  主控项目	18

7.3  一般项目	20

本规程用词说明	22

引用标准名录	23

- Contents

1  General provisions	1

2  Terms	3

3  Basic requirements	4

4  Materials	5

4.1  System composition materials	5

4.2  Supporting materials	5

5  Design	7

5.1  General requirement	7

5.2  Structure design	7

5.3  Thermal insulation design	10

6  Construction	12

6.1  General requirement	12

6.2  Masonry construction	12

6.3  Plastering construction	14

6.4  Paste with aerogel construction	15

6.5  Thick-layer insulation coating system with aerogel construction	15

7  Quality acceptance	17

7.1  General requirement	17

7.2  Key Items	18

7.3  General Items	20

Explanation of wording in this specification	22

List of quoted standards	23

- 1  总    则

1.0.1  为规范气凝胶自保温墙体系统的工程应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程。

【条文说明】随着社会和经济发展，能源问题成为我国发展的首要问题，其中建筑能耗占我国总能耗的30%，是我国能源消耗的重要组成部分，因此降低建筑能耗，大力发展建筑节能技术刻不容缓。

目前，采用保温材料是一种有效的节能措施，但传统的保温材料在应用过程中也遇到了一定问题，如在外墙外保温工程应用中，EPS、聚氨酯等有机保温材料的防火问题，保温砂浆等无机保温材料的脱落、导热系数大等问题，限制了保温行业的进一步发展。

近几年，气凝胶复合制品因其优异的保温性能、防火性能和高温稳定性等，同时满足了建筑领域对保温材料的保温及防火要求，成为建筑保温领域中备受关注的新型材料。气凝胶作为一种新型纳米材料，具有多孔网络骨架结构，孔洞率在80%以上，是世界上已知最轻的固体，具有较好的保温隔热性能和防火性能，但由于强度低，脆性大等问题，气凝胶在建筑节能领域的应用主要是将其与无机纤维等复合形成气凝胶复合制品。

气凝胶自保温墙体系统主要由气凝胶复合制品组成，包括气凝胶绝热厚型涂料系统、气凝胶膏料及气凝胶复合自保温砌块，具有耐久、防火、耐冲击、施工方便等特点，与外墙外保温系统等保温技术相比较，气凝胶自保温墙体系统在施工性、安全性、耐久性、经济性等方面具有显著优势。

气凝胶自保温墙体系统在热工性能和物理性能方面均区别于传统墙体，其应用的特点也必然有所不同。为规范气凝胶自保温墙体系统的设计、施工、验收等全过程，节约资源、保护环境，制定应用技术规程是必要的。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建和改建的民用建筑中采用气凝胶自保温墙体系统作为外围护墙的工程设计、施工及质量验收。

1.0.3  气凝胶自保温墙体系统的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】与本规程密切相关、应配套采用的国家和行业现行标准，主要有《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411等。

- 2  术    语

2.0.1  气凝胶自保温墙体系统    self-insulation wall system with aerogel

由气凝胶绝热厚型涂料系统、气凝胶膏料及气凝胶复合自保温砌块等组成，按照一定的建筑构造形成的建筑外墙保温隔热体系。

2.0.2  气凝胶绝热厚型涂料系统    thick-layer insulation coating system with aerogel

涂覆于建筑墙体表面，由底涂漆、气凝胶绝热厚质中涂漆、气凝胶绝热面涂漆复合，施涂后形成总干膜厚度大于1.5mm的，具有装饰、绝热功能的复合涂层。

2.0.3  气凝胶膏料    paste with aerogel

以膨胀珍珠岩或膨胀蛭石、无机胶凝材料为主要成分，掺加二氧化硅气凝胶粉体等功能组分配制而成，兼具隔热保温性能和腻子功能的膏状拌合物。

2.0.4  气凝胶复合自保温砌块    composite self-insulation block with aerogel

以二氧化硅气凝胶粉体、胶凝材料、集料、掺合料、外加剂、泡沫剂或发泡剂等为主要原料，采用物理或化学发泡工艺制成的具有自保温功能的制品。

2.0.5  气凝胶复合自保温砌块砌体    composite self-insulation block masonry with aerogel

由气凝胶复合自保温砌块采用砌筑砂浆砌筑而成的构造实体。

2.0.6  气凝胶复合自保温砌块墙体    composite self-insulation block wall with aerogel

由气凝胶复合自保温砌块砌体采用抹灰砂浆抹面而成的构造实体。

- 3  基本规定

- 3.0.1  用于气凝胶自保温墙体系统的凝胶绝热厚型涂料系统、气凝胶膏料及气凝胶复合自保温砌块应配套使用。

- 【条文说明】气凝胶绝热厚型涂料系统、气凝胶膏料及气凝胶复合自保温砌块是三种保温材料，配套使用时构成气凝胶自保温墙体系统，也可作为单独产品选用。

- 3.0.2  气凝胶自保温墙体系统的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

- 3.0.3  气凝胶自保温墙体系统的热工设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。

- 3.0.4  气凝胶自保温墙体系统在严寒、寒冷地区使用时，应进行结露验收，并应采取墙体隔气排湿措施。

- 4  材    料

- 4.1  系统组成材料

- 4.1.1  气凝胶绝热厚型涂料系统及组成材料应符合现行团体标准《气凝胶绝热厚型涂料系统》T/CECS XXX的有关规定。

- 【条文说明】气凝胶绝热厚型涂料系统组成材料包括底涂漆、气凝胶绝热厚质中涂漆及气凝胶绝热面涂漆。

- 4.1.2  气凝胶膏料应符合现行团体标准《气凝胶自保温墙体系统组成材料》T/CECS XXX的有关规定。

- 【条文说明】根据现行团体标准《气凝胶自保温墙体系统组成材料》T/CECS XXX的有关规定，气凝胶膏料用于外墙时，产品按适用特点分为普通型和柔性，普通型气凝胶膏料适用于普通建筑外墙（不适宜用带外墙外保温的建筑外墙），柔性气凝胶膏料适用于普通建筑外墙、外墙外保温等有抗裂要求的建筑外墙。

- 4.1.3  气凝胶复合自保温砌块除应符合现行团体标准《气凝胶自保温墙体系统组成材料》T/CECS XXX的有关规定外，抗冻性能还应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3  气凝胶复合自保温砌块抗冻性能

| 使用条件 | 抗冻指标 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬暖（北区）地区 | F15 | 质量损失率：平均值≤5%，单块最大值≤10%； 强度损失率：平均值≤20%，单块最大值≤30% | 《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111 |
| 夏热冬冷地区 | F25 |  |  |
| 寒冷地区 | F35 |  |  |
| 严寒地区 | F50 |  |  |

- 注：F15、F25、F35、F50分别指冻融循环15次、25次、35次、50次。

- 4.2  配套材料

- 4.2.1  砌筑砂浆和抹灰砂浆应符合下列规定：

1  采用普通砌筑砂浆、薄层砌筑砂浆，普通抹灰砂浆和薄层抹灰砂浆时，应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的有关规定；

2  采用保温砌筑砂浆和保温抹灰砂浆时，应符合现行行业标准《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T 283的有关规定。

- 【条文说明】砌筑砂浆和抹灰砂浆应配套使用，如采用薄层砌筑砂浆时，也应采用薄层抹灰砂浆。

- 4.2.2  当需要界面剂时，界面剂应符合现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907的有关规定。

- 4.2.3  当采用外墙外保温系统与气凝胶自保温墙体系统复合使用时，外墙外保温系统及组成材料应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定。

- 【条文说明】气凝胶自保温墙体系统可根据热工设计需要与外墙外保温系统结合使用。混凝土主体结构的梁、板、柱等热桥部位宜采用外墙外保温系统进行保温处理。

- 4.2.4  气凝胶复合自保温砌块砌体与混凝土柱、剪力墙交接截面采用拉结钢筋时，拉结钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1或《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2的规定；采用钢筋网片时，钢筋网片应符合现行行业标准《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19的规定，钢筋网片中的钢筋间距不应大于120mm，并不应小于30mm。

- 5  设    计

- 5.1  一般规定

- 5.1.1  气凝胶复合自保温砌块墙体应符合下列规定：

1  气凝胶复合自保温砌块用于外墙时，强度等级不应低于A3.5；

2  气凝胶复合自保温砌块不宜用于潮湿环境；

3  砌筑砂浆、抹灰砂浆的抗压强度不应低于砌块的抗压强度；

4  气凝胶复合自保温砌块砌体的使用寿命应与主体结构一致；

5  气凝胶复合自保温砌块墙体的结构设计应符合国家现行标准《砌体结构设计规范》GB 50003和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定；

6  气凝胶复合自保温砌块墙体的隔声设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定；

7  梁、板、柱等热桥部位的保温处理宜采用外墙外保温系统，保温处理后与气凝胶复合自保温砌块墙体部位的连接界面宜齐平。

- 5.1.2  用于室外的气凝胶膏料可选用普通型气凝胶膏料；与外墙外保温系统复合使用时，应选用柔性气凝胶膏料。

- 5.1.3  气凝胶绝热厚型涂料系统设计应符合现行团体标准《气凝胶绝热厚型涂料系统应用技术规程》T/CECS XXX的有关规定。

- 5.2  构造设计

- 5.2.1  气凝胶自保温墙体系统构造由气凝胶复合自保温砌块墙体、气凝胶膏料和气凝胶厚型绝热涂料系统组成（图5.2.1-1）。气凝胶自保温墙体系统与外墙外保温系统结合使用时，构造由气凝胶复合自保温砌块砌体、外墙外保温系统、气凝胶膏料和气凝胶厚型绝热涂料系统组成（图5.2.1-2）。

图5.2.1-1  气凝胶自保温墙体系统构造

1-气凝胶复合自保温砌块墙体；2-气凝胶膏料；3-气凝胶厚型绝热涂料系统

图5.2.1-2  气凝胶自保温墙体系统与外墙外保温系统复合构造

1-气凝胶复合自保温砌块墙体；2-胶粘剂；3-保温板；4-锚栓；

5-抹面胶浆（内铺玻纤网格布）；6-气凝胶膏料；7-气凝胶厚型绝热涂料系统

- 5.2.2  气凝胶复合自保温砌块墙体的平面尺寸宜采用2M为基本模数，立面设计及砌块的分段长度宜采用1M为基本模数。门窗洞口尺寸宜与气凝胶复合自保温砌块规格尺寸相协调。

- 5.2.3  气凝胶复合自保温砌块墙体施工前应进行平面及竖向的排块设计，排块设计时应以主规格砌块为主。采用主规格砌块数量应大于砌体所用砌块总数的80%，其余可采用配套规格的砌块；主规格和配套规格的砌块应采用同一厂家、同一品质的砌块。

- 5.2.4  当气凝胶复合自保温砌块墙体中埋设管线及固定件时，对墙上预留的孔洞、管线槽口及门窗、设备等固定件位置，应在墙体排块设计图上标注。

- 5.2.5  对梁、板、柱等热桥部位采用外墙外保温系统进行保温处理时，构造设计应符合下列规定：

- 1  气凝胶复合自保温砌块墙体应凸出梁、板、柱等热桥部位，凸出尺寸宜为保温材料厚度，且厚度不宜大于50mm；

- 2  气凝胶复合自保温砌块墙体与梁、柱、剪力墙交接处外墙面应采用玻纤网格布结合抹面胶浆做抗裂防护层，抗裂防护层高度应与层高一致，搭接在气凝胶复合自保温砌块墙体的玻纤网格布宽度不宜小于100mm（图5.2.5）。

图5.2.5  梁、柱与墙体交接处基本构造示意

1-气凝胶复合自保温砌块墙体；2-混凝土梁；3-保温板（胶粘剂粘结）；4-锚栓；

5-抹面胶浆（内铺玻纤网格布）；6-气凝胶膏料；7-气凝胶厚型绝热涂料系统；8-混凝土柱

- 5.2.6  气凝胶复合自保温砌块墙体和钢筋混凝土柱、剪力墙、楼板之间采用不脱开方法连接时，连接处应符合下列规定：

- 1  应采用钢筋或钢筋网片进行拉结，钢筋或钢筋网片一端应可靠固定在混凝土结构上，其余部分应砌筑在灰缝中，拉结长度应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定；

- 2  拉结钢筋或钢筋网片沿高度方向的间距不宜大于500mm；

- 3  气凝胶自保温砌块墙体顶面应上部结构密切结合，宜采用配套砌块斜砌。

- 5.2.7  气凝胶复合自保温砌块墙体和钢筋混凝土柱、剪力墙、楼板之间采用脱开方法连接时，连接处应符合下列规定：

- 1  气凝胶复合自保温砌块墙体两端与钢筋混凝土梁柱或剪力墙以及气凝胶自保温砌块墙体顶面与梁之间应留出20mm的间隙；

- 2  气凝胶复合自保温砌块墙体与钢筋混凝土梁柱或剪力墙之间宜采用钢筋拉结；

- 3  气凝胶复合自保温砌块墙体两端与钢筋混凝土梁柱或剪力墙之间的缝隙可采用气凝胶板填充，并应采用弹性密封材料密封。

- 5.2.8  气凝胶复合自保温砌块墙体采用薄层砌筑砂浆砌筑时，灰缝厚度不应大于5mm。

- 5.2.9  气凝胶膏料构造设计应符合下列规定：

- 1  气凝胶膏料厚度不应大于20mm；

- 2  气凝胶膏料施工前，宜在基层表面涂刷一道界面剂。

- 5.2.10 气凝胶自保温墙体系统与外墙外保温系统复合使用时，外墙外保温系统构造设计应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定。

- 5.2.11 气凝胶绝热厚型涂料系统用于建筑外墙时，宜结合建筑造型设置分格缝，防水密封设计应符合下列规定：

1  檐口、窗台、阳台、线脚等构造应设置滴水线（槽）；

2  女儿墙、阳台栏杆压顶的顶面应有指向内侧的泛水坡；

- 3  坡屋面檐口应超出外墙面；

- 4  外墙上安装的设备、穿墙管线或支架等应固定于基层上，并应做好密封和防水设计；

- 5  基层墙体变形缝处应做好防水和保温构造处理。

- 5.3  热工与节能设计

- 5.3.1  不同厚度气凝胶复合自保温砌块墙体的传热系数和热惰性指标宜采用具有资质的检测机构提供的测定值，若无测定值可按表5.3.1的规定取值进行计算。

表5.3.1  气凝胶复合自保温砌块墙体热工参数

| 体积密度级别 | 理论计算值 |  | 灰缝影响系数 |  | 设计计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导热系数λ [W/(m·K)] | 蓄热系数S [W/(m2·K)] |  |  | 导热系数λ [W/(m·K)] | 蓄热系数S [W/(m2·K)] |
| B05 | 0.12 |  | 普通砌筑砂浆 | 1.25 | 0.15 |  |
|  |  |  | 薄层砌筑砂浆或保温砌筑砂浆 | 1.00 | 0.12 |  |

【条文说明】采用普通砌筑砂浆时灰缝容易产生热桥，应进行修正。本规程中普通砌筑砂浆灰缝影响系数取值参照《建筑节能建筑构造》06J123的相关规定，《建筑节能建筑构造》06J123中普通砌筑砂浆灰缝影响系数取值为1.25。

- 5.3.2  应根据气凝胶复合自保温砌块墙体和热桥部位的传热系数和热惰性指标，按面积加权法计算外墙平均传热系数和平均热惰性指标。结构性热桥部位的传热组应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176中规定的最小传热阻计算值的要求。

【条文说明】对最小传热组提出要求是为保证在室外计算温度和室内计算温湿度时，避免围护结构内表面结露及人体与围护结构内表面之间的辐射换热引起的不舒适感。

- 5.3.3  气凝胶膏料热工设计时，导热系数及修正系数应按表5.3.3的规定取值。

表5.3.3  气凝胶膏料热工参数

| 导热系数λ[W/(m·K)] | 修正系数 |
| --- | --- |
|  | 1.15 |

- 5.3.4  采用气凝胶绝热厚型涂料系统进行热工和节能设计时应符合下列规定：

- 1  夏热冬暖地区使用气凝胶绝热厚型涂料系统时，节能设计应重点计入夏季的空调节能，可忽略冬季的采暖能耗；其他气候区使用气凝胶绝热厚型涂料系统时，围护结构热工性能应满足节能设计要求；

- 2  采用气凝胶绝热厚型涂料系统的外墙，可采用规定性的围护结构热工限值指标或节能综合指标方法进行节能设计；

- 3  当采用节能综合指标方法进行节能设计时，应采用污染修正后的太阳辐射吸收系数进行建筑能耗指标计算；

- 4  夏热冬暖和夏热冬冷地区采用气凝胶绝热厚型涂料系统进行节能设计时，围护结构外表面换热阻Re宜按0.20取值；

- 5  气凝胶绝热厚型涂料系统太阳光反射比的等效热阻应按现行团体标准《建筑反射隔热涂料应用技术规程》T/CECS 750的有关规定取值；

- 6  气凝胶绝热厚质中涂漆的热阻应按下式计算：

- R=δΚ                         （5.3.4）

式中：R——气凝胶绝热厚质中涂漆的热阻（m2·K / W）；

δ——气凝胶绝热厚质中涂漆的厚度（m），不应小于1.5mm；

K ——气凝胶绝热厚质中涂漆的导热系数，应取0.044W/(m·K)。

【条文说明】本条内容与现行团体标准《气凝胶厚型涂料系统应用技术规程》T/CECS XXX协调一致 。

- 6  施    工

- 6.1  一般规定

6.1.1  气凝胶自保温墙体系统施工前应按照设计文件和本规程的规定编制施工方案，施工前应做样板墙，并应进行技术交底。

6.1.2  气凝胶自保温墙体系统施工应按“气凝胶复合自保温砌块砌筑、气凝胶复合自保温砌块砌体抹灰、气凝胶膏料批刮、气凝胶厚型绝热涂料系统涂刷”的顺序进行；当与外墙外保温系统复合使用时，应按“气凝胶复合自保温砌块砌筑、气凝胶复合自保温砌块砌体抹灰、外墙外保温系统、气凝胶膏料批刮、气凝胶厚型绝热涂料系统涂刷”的顺序进行。

6.1.3  同一单位工程使用的气凝胶复合自保温砌块应为同一厂家生产的同一品种产品。堆放气凝胶复合自保温砌块的场地应事先硬化平整，并应采取防潮、防雨雪等措施，不同规格型号、强度等级的气凝胶复合自保温砌块应分类堆放及标识，堆放高度不宜超过1.6m。

【条文说明】同一单位工程不宜使用不同厂家生产或同一厂家不同品种的气凝胶复合自保温砌块，不同厂家、不同品种的砌块因材料、成型工艺、养护方式不同，砌块的干缩变形存在较大差异，为避免墙体收缩裂缝，提出本条要求。此外，为防止砌块砌筑前受潮，堆放场地要有排水和防雨雪措施，另砌块堆放不当容易造成缺棱掉角等缺陷，故提出堆放要求。

6.1.4  外墙外保温系统施工应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定。

6.1.5  气凝胶厚型绝热涂料系统施工应符合现行团体标准《气凝胶厚型绝热涂料系统应用技术规程》T/CECS XX的有关规定。

- 6.2  砌筑施工

6.2.1  砌筑施工前应按房屋设计图编绘气凝胶复合自保温砌块平、立面排块图。应根据气凝胶复合自保温砌块的规格、灰缝厚度和宽度、门窗洞口尺寸、过梁与连系梁的高度、构造柱位置、预留洞大小、结构性热桥与剪力墙保温构造、管线、开关、插座敷设部位等进行错缝搭接排列，并应以主规格砌块为主，辅以相应的配套砌块。

6.2.2  砌筑施工前应进行基层清理和找平，找平可采用细石混凝土或水泥砂浆。应按施工图弹出砌体线，并在房间四角或转角处设置皮数杆，皮数杆间距不宜大于15m；砌筑皮数、灰缝厚度、标高应与皮数杆相应标志一致。

- 6.2.3  气凝胶复合自保温砌块砌筑时应符合下列规定：

- 1  砌筑开始时，应先按照皮数杆标高在转角及交接处砌筑数皮，再在其间拉准线砌筑中间部分；

- 2  当每皮宜按同一方向顺砌，应摆正调平、一皮一校正；砌筑后的砌块需要校正时，应清除原砌筑砂浆，重新砌筑；砌块不得随意移动或撞击；

- 3  基础皮应进行试排，上下皮应错缝，搭接长度宜为砌块长度1/2且不宜小于90mm，当搭接长度小于90mm时应在此水平灰缝中设置Ф4点焊钢筋网片，网片两端与该位置的竖缝距离不应小于400mm；竖向通缝不应超过两皮砌块；

- 4  砌筑砂浆应随铺随砌，灰缝应横平竖直；水平灰缝宜采用坐浆法满铺砌块的底面，砌块砌筑时应底面朝上反砌于墙上；竖向灰缝宜将砌块一个端面朝上铺满砂浆，上墙时应拼紧，并应加浆振捣密实；水平灰缝饱满度不应低于90%，垂直灰缝饱满度不应低于80%；

- 5  灰缝厚度宜为10mm，但不应小于8mm且不应大于12mm；当采用薄层砌筑砂浆时应采用专用的铺灰工具铺浆，灰缝厚度不应大于5mm；灰缝应采用原浆做勾缝处理，缺灰处应补浆压实；

- 6  砌筑临时间断处，应留置斜槎，斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。

- 6.2.4  气凝胶复合自保温砌块砌体与钢筋混凝土框架梁柱、剪力墙构件不脱开时，连接处施工应符合下列规定：

- 1  砌筑开始时，沿框架柱、剪力墙每隔400mm埋设或用植筋法预留2Ф6拉结钢筋或Ф4钢筋网片；钢筋伸入气凝胶复合自保温砌块砌体长度应符合设计要求，采用薄层砌筑砂浆砌筑时，应预先在相应位置的砌块上表面开设凹槽，钢筋应居中放置在凹槽砂浆内；交接处的竖向灰缝砂浆应饱满密实，并应采用原浆二次勾缝处理；

- 2  气凝胶复合自保温砌块砌至梁、板底时应预留一定空隙，宜在15d后采用配套砌块逐块斜砌顶紧，倾斜度宜为60°～75°。

- 6.2.5  气凝胶复合自保温砌块砌体与钢筋混凝土框架梁柱、剪力墙构件脱开时，连接处施工应符合下列规定：

- 1  气凝胶复合自保温砌块砌体两端与钢筋混凝土柱或剪力墙以及气凝胶复合自保温砌块砌体顶面与梁之间应留出20mm间隙；

- 2  气凝胶复合自保温砌块砌体与钢筋混凝土框架梁柱、剪力墙的缝隙内应嵌填燃烧性能等级不低于B1级的保温材料，宽度应为墙厚减40mm，厚度应比缝宽大1mm～2mm，应挤紧，并应采用弹性密封胶封至缝口。

- 6.2.6  结构性热桥部位保温层施工应符合下列规定：

- 1  施工前宜根据热桥部位尺寸进行排版设计；

- 2  保温板粘贴宜采用满粘法粘贴，顺序应自下而上沿水平方向横向铺贴，上下相邻两行板缝应错缝搭接；阴阳角部位应搓口咬合；现场裁切保温板的切口边缘应平直；

- 3  锚栓施工时应采用拧入打结式；锚入结构有效深度不应小于25mm。

- 6.2.7  气凝胶复合自保温砌块砌体与钢筋混凝土柱、梁板、剪力墙等不同材料交接处应铺设玻纤网格布，且施工应符合下列规定：

- 1  应在基层上均匀批涂底层抹面胶浆，厚度宜为2mm～3mm，并立即湿压入玻纤网格布，不得有网线外露、皱褶、空鼓和翘边；

- 2  玻纤网格布之间、玻纤网格布与基体之间的搭接宽度不应小于100mm；

- 3  面层抹面胶浆施工宜在底层抹面胶浆凝结前或底层抹面胶浆施工完成后24h内进行，并应覆盖玻纤网格布。

- 6.3  抹灰施工

- 6.3.1  抹灰施工应在气凝胶复合自保温砌块砌体砌筑、结构性热桥部位保温措施及墙体防开裂措施等施工验收合格后进行；抹灰施工宜在气凝胶复合自保温砌块砌体砌筑14d后进行。

- 6.3.2  抹灰前应将气凝胶复合自保温砌块砌体表面的灰缝、孔洞等部位密实、整平，清除浮灰。

- 6.3.3  抹灰应分层进行，且应在前一层砂浆初凝后后再抹后一层砂浆，每遍抹灰厚度宜为5mm～7mm，总厚度宜为15mm～20mm。

- 6.3.4  各层抹灰砂浆在凝结硬化前，应防止暴晒、淋雨、水冲、撞击、振动。

- 6.3.5  气凝胶复合自保温砌块墙体抹灰层应设置分隔缝，水平分隔缝宜与窗口上沿或下沿平齐，垂直分隔缝间距不宜大于6m，且宜与门窗两边线对其；分隔缝的宽度宜为8mm～15mm，并应采用密封材料嵌缝。

- 6.4  气凝胶膏料施工

6.4.1  气凝胶膏料施工应在抹灰基层或外墙外保温系统施工完成并验收合格后进行。

6.4.2  气凝胶膏料施工前应进行基层处理，并应符合下列规定：

- 1  基层表面应清理干净；

- 2  基层表面宜采用界面剂进行界面处理，当基层上有不易粘结或影响粘结效果的预制构件时，应在该部位表面进行界面处理。

6.4.3  气凝胶膏料批刮应分道施工，每道厚度不宜大于10mm；气凝胶膏料与基层间及每道气凝胶膏料间应粘结牢固。

6.4.4  每道气凝胶膏料打磨后应扫除粉尘，最后一道应打磨至平整。

- 6.5  气凝胶绝热厚型涂料系统施工

6.5.1  气凝胶厚型绝热涂料系统施工应在气凝胶膏料平整度、垂直度、厚度验收合格后进行。

6.5.2  底涂漆涂饰宜采用辊涂、刷涂或喷涂工艺，应自上而下、先细部后大面施工。

- 6.5.3  气凝胶绝热厚质中涂漆宜采用批涂或喷涂施工。批涂施工应分道进行，每道厚度不应大于1mm，各层间应压实粘结牢固；喷涂施工可一次成型至规定厚度。对有特殊要求的工程，可增加气凝胶绝热厚质中涂漆的涂饰遍数。

- 6.5.4  气凝胶绝热面涂漆施工宜符合下列规定：

1  同一墙面或同一作业面同一颜色的涂饰应用相同批号的材料；

2  涂饰宜采用辊涂、刷涂或喷涂工艺。辊涂和刷涂时，应充分盖底、不透虚影、表面均匀。喷涂时，应控制涂料粘度和喷枪压力，保持涂层均匀、不露底、不流坠、色泽均匀；

3  涂饰施工应自上而下、先细部后大面进行，涂饰施工分段应以墙面分格缝（线）、阴阳角或落水管为分界线，并应做好接茬部位的处理；

4  宜涂饰两道。

6.5.5  气凝胶绝热厚型涂料系统施工完毕，应按材料的特点进行养护。

6.5.6  被污染的部位，应在涂饰材料未干时清除。

- 7  质量验收

- 7.1  一般规定

7.1.1  气凝胶自保温墙体系统工程质量验收应符合国家现行标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

7.1.2  气凝胶绝热厚型涂料系统工程质量验收应符合现行团体标准《气凝胶绝热厚型涂料系统应用技术规程》T/CECS XXX的有关规定。

7.1.3  当采用外墙外保温系统时，外墙外工程质量验收应符合国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144有关规定。

7.1.4  气凝胶自保温墙体系统节能分项工程验收应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

- 1  气凝胶复合自保温砌块墙体；

- 2  基层及处理；

- 3  气凝胶膏料的批刮；

- 4  气凝胶绝热厚型涂料系统中底涂漆和气凝胶绝热厚质中涂漆的施工；

- 5  墙体热桥部位处理；

- 6  外墙外保温系统（若有）。

- 7.1.5  气凝胶自保温墙体系统节能工程所用材料进场时，应提供产品合格证、质保书、产品出厂检验报告、有效期内的系统型式检验报告等，并应按表7.1.5的规定进行抽样复验；复验应为见证取样送检。

表7.1.5  材料进场复验项目

| 序号 | 材料名称 |  |  | 复验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气凝胶复合自保温砌块墙体 | 气凝胶复合自保温砌块 |  | 砌块墙体传热系数、密度、抗压强度、导热系数 |
|  |  | 砌筑砂浆 | 普通/薄层砌筑砂浆 | 抗压强度、保水率 |
|  |  |  | 砌筑型保温砂浆 | 抗压强度、保水率、导热系数 |
|  |  | 抹灰砂浆 | 普通/薄层抹灰砂浆 | 抗压强度、保水率 |
|  |  |  | 抹灰型保温砂浆 | 抗压强度、保水率、导热系数 |
| 2 | 气凝胶膏料 |  |  | 干密度、抗压强度、导热系数、拉伸粘结强度、吸水量 |
| 3 | 气凝胶绝热厚型涂料系统 |  | 气凝胶绝热厚质中涂漆 | 比重、粘结强度、导热系数、垂直发射率 |
|  |  |  | 气凝胶绝热面涂漆 | 太阳光反射比、近红外反射比、垂直发射率 |
| 4 | 热桥部位保温系统材料 |  | 保温板 | 抗压强度、导热系数 |
|  |  |  | 胶粘剂 | 拉伸粘结强度原强度（与基层/保温材料） |
|  |  |  | 抹面胶浆 | 标准状态和耐水拉伸粘结强度 |
|  |  |  | 玻纤网格布 | 耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、单位面积质量 |
|  |  |  | 锚栓 | 抗拉承载力标准值 |

7.1.6  气凝胶自保温墙体系统节能工程验收的检验批划分应符合下列规定：

- 1  气凝胶复合自保温砌块墙体采用相同材料、工艺和施工做法的墙体，每500m3～1000m3墙体应划分为一个检验批，不足500m3也应为一个检验批；

- 2  相同品种、施工工艺和施工条件的气凝胶膏料，每1000m3应划分为一个检验批，不足1000m3也应为一个检验批；

- 3  气凝胶绝热厚型涂料系统的检验批划分应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定；

- 4  检验批的划分也可根据施工段划分，应与施工流程相一致且方便施工与验收。

- 7.2  主控项目

7.2.1  用于气凝胶自保温墙体系统的相关材料品种、规格应符合设计要求和本规程的规定。

检查方法：外观观察检查、尺量检查及核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样。

【条文说明】相关材料包括气凝胶复合自保温砌块、气凝胶膏料、气凝胶绝热厚型涂料系统、砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温材料、拉结钢筋或钢筋网片等。

7.2.2  气凝胶复合自保温砌块墙体主控项目质量验收应符合下列规定：

- 1  砌块墙体传热系数，气凝胶复合自保温砌块的密度、抗压强度、导热系数，应符合设计要求和本规程的规定；

检查方法：核查质量证明文件、型式检验报告及进场复验报告。

检查数量：抽样原则按同一厂家同一品种，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各检测不少于1次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各检测不少于2次；同一施工许可证每个单位面积在800 m2以下时，累计施工建筑面积每增加10000 m2应增加1次，不足10000 m2的按10000 m2计。

- 2  砌筑砂浆、抹灰砂浆的强度等级和保水率应符合设计要求和本规程的规定。砌筑砂浆和抹灰砂浆采用保温砂浆时，导热系数也应符合设计要求和本规程的规定；

检查方法：核查质量证明文件、型式检验报告及进场复验报告。

检查数量：砌筑砂浆按现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定确定检查数量；抹灰砂浆按现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的有关规定确定检查数量。

- 3  用于热桥部位的保温板、玻纤网格布、胶粘剂、抹面胶浆等材料进场应进行见证取样送检，复验性能应符合设计要求和本规程的规定；

检查方法：随机抽样送检、核查进场复验报告。

检查数量：抽样原则按同一厂家同一品种，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各检测不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各检测不少于6次。

- 4  用于热桥部位的保温板厚度应符合设计要求和本规程的规定，不得有负偏差；保温板与基层及各构造层之间的粘贴应牢固，粘贴面积应符合设计要求和本规程的规定；

检查方法：对照设计和施工方案目视核查保温处理的各构造层及做法；保温板厚度采用剖开尺量检查；粘贴面积剖开采用百格网检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不应少于5处。

- 5  墙体应与混凝土主体结构可靠连接，接缝处理应符合设计要求和本规程的规定。

检查方法：对照设计进行目视和尺量检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不应少于5个连接缝处。

7.2.3  气凝胶膏料主控项目质量验收应符合下列规定：

- 1  气凝胶膏料与基层之间以及每道气凝胶膏料之间应粘结牢固，无脱落、空鼓；

检查方法：观察和用小锤轻击检查。

检查数量：每个检验批每100m2应至少抽查1处，每处不应小于10 m2。

- 2  气凝胶膏料厚度应符合设计要求和本规程的规定；

检查方法：核查隐蔽工程验收记录，剖开后尺量检查。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

- 3  气凝胶膏料允许偏差应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3  气凝胶膏料允许偏差

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴、阳角方正 | 2 | 用直角检测值检查 |

检查数量：每个检验批每100m2应至少抽查1处，每处不应小于10 m2。

- 7.3  一般项目

7.3.1  气凝胶复合自保温砌块墙体一般项目质量验收应符合下列规定：

- 1  墙体砌筑的允许偏差应符合表7.3.1的规定；

表7.3.1   墙体砌筑的允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线转移 |  | 8 | 用尺检查 |
| 垂直度 | 小于或等于3m | 5 | 用2m托线板或吊线、尺检查 |
|  | 大于3m | 10 |  |
| 表面平整度 |  | ±3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 阴阳角方正 |  | 5 | 用直角检测尺检查 |

检查数量：每个检验批抽查不少于10处。

- 2  墙体砌筑的水平灰缝饱满度不应低于90%，垂直灰缝饱满度不应低于80%；

检查方法：用百格网检查灰缝砂浆饱满度。

检查数量：每个检验批抽查一次，每次应抽查5处，每处不得少于3个砌块。

- 3  灰缝厚度应符合设计要求和本规程的规定；

检查方法：水平灰缝厚度用尺量10皮砌体高度折算；竖向灰缝用尺量2m砌体长度折算。

检查数量：每个检验批不应少于5处。

- 4  拉结钢筋或钢筋网片的位置和埋置长度应符合设计要求和本规程的规定，竖向位置偏差不应超过一皮高度；

检查方法：观察和尺量检查。

检查数量：每个检验批不应少于5处。

- 5  热桥部位保温处理采用的玻纤网格布铺贴不得褶皱和外露，搭接宽度应符合设计要求和本规程的规定；抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓；

检查方法：目视检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批不应少于5处。

- 6  墙体抹灰表面平整度允许偏差不应大于3mm。

检查方法：用2m靠尺和塞尺检查。

检查数量：每个检验批不应少于10处。

7.3.2  气凝胶膏料表面应细腻、光滑、平整、洁净、颜色均匀。

检查方法：观察。

检查数量：每个检验批每100m2应至少抽查1处，每处不应小于10 m2。

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《砌体结构设计规范》GB 50003

《建筑抗震设计规范（2016年版）》GB 50011

《建筑设计防火规范（2018年版）》GB 50016

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1

《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

《预拌砂浆》GB/T 25181

《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19

《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T 283

《混凝土界面处理剂》JC/T 907

《建筑反射隔热涂料应用技术规程》T/CECS 750

《气凝胶绝热厚型涂料系统应用技术规程》T/CECS XXX

《气凝胶绝热厚型涂料系统》T/CECS XXX

《气凝胶自保温墙体系统组成材料》T/CECS XXX