T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

S型外墙保温系统应用技术规程

Technical specification for application of S-type external wall

insulation system

（征求意见稿）

20XX– XX –XX 发布                      20XX – XX –01 实施

| 中国工程建设标准化协会 | 联合发布 |
| --- | --- |
| XXXX |  |

中国工程建设标准化协会标准

S型外墙保温系统应用技术规程

Technical specification for application of S-type external wall

insulation system

T/CECS XXX-202X

主编部门：

批准部门：

施行日期：202X年XX月1日

****出版社

202X北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字［2020］14号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为7章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、材料与系统要求、设计、施工、验收。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑修缮改造与房地产专业委员会归口管理，由上海东康建筑工程有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中如有意见或建议，请将意见反馈至上海东康建筑工程有限公司。

主编单位：上海东康建筑工程有限公司

上海海天建筑设计有限公司

上海建工五建集团有限公司

参编单位：上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司

上海市房地产科学研究院

泰山玻璃纤维有限公司

舜杰建设(集团)有限公司

上海超擢建筑工程有限公司

安徽凌墨建筑工程有限公司

上海市建筑科学研究院有限公司

沈阳新洲实业股份有限公司

河北建筑设计研究院有限责任公司

上海永千建筑科技工程（上海）有限公司

上海福盛建设集团有限公司

上海贝恒人居建设集团有限公司

浙江博仕节能科技有限公司

上海南汇建工建设（集团）有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总  则	1

2  术  语	4

3  基本规定	5

4  材料与系统要求	6

4.1  一般规定	6

4.2  材料及系统性能	6

5  设  计	11

5.1  一般规定	11

5.2  S型外墙外保温加固修复设计要求	11

5.3  新建工程S型外墙保温系统设计要求	13

6  施  工	15

6.1  一般规定	15

6.2  S型外墙外保温加固修复施工要求	15

6.3  新建工程S型外墙保温系统施工要求	17

7  验  收	19

7.1  一般规定	19

7.2  主控项目	20

7.3  一般项目	21

本规程用词说明	23

引用标准名录	24

条文说明	25

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms..	3

3  Basic Requirements	4

4  Material and system requirements	5

4.1  General requirements	5

4.2  Material and system performance	5

5  Design	10

5.1  General requirements	10

5.2  Design requirements for reinforcement and repair of S-type external wall external thermal insulation	10

5.3  Design requirements of S-type external wall insulation system in new projects	12

6  Construction	14

6.1  General requirements	14

6.2  Construction requirements for reinforcement and repair of S-type external wall external thermal insulation	14

6.3  Construction requirements of S-type external wall insulation system in new projects	16

7  Acceptance	18

7.1  General requirements	18

7.2  Main control items	18

7.3  General items	20

Explanation of wording in this code	22

List of quoted Standards	23

Explanation of provisions	24

- 1  总  则

1.0.1  为规范S型外墙保温系统的应用，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

条文说明：随着我国节能减排工作的贯彻深入，作为一项重要的建筑节能技术措施，外墙保温技术的应用十分广泛，但由于外墙保温工程技术复杂，防火要求高，施工难度大，其质量难以控制，另一方面，随着建筑寿命周期的推进，在干湿交替、冻融循环的气候作用下，系统材料易老化，因此，近年来建筑外墙保温系统质量问题频发，我国多个省市均出现过不同程度的外墙保温层渗水和大面积脱落等现象。

质量问题的产生不仅会影响建筑美观、降低外墙保温隔热效果、缩短建筑使用寿命，还会对居民的日常生活造成影响，外墙外保温系统空鼓、脱落等质量问题甚至会影响到城市安全运行。同时，随着外墙保温材料防火性能要求的提升，原先广泛应用的部分保温材料及保温系统已不符合现行的防火规范要求。

针对外保温的脱落和防火安全问题，全国多个省市禁止或限制使用无机保温砂浆、发泡水泥板、EPS保温板等，禁限对象包含了目前市场上在用的绝大部分保温材料及系统，因此，新型外墙保温系统的研发至关重要。

作为一种新型的外保温系统，S型外墙保温系统主体部位采用B1级及以上保温材料，凹槽填充A级保温材料，防火性能优良，主要受力由耐碱网格布+粘结剂+抹面胶浆等材料构成，结合特殊的构造措施，增强了外保温系统整理抗拔、抗压和抗裂能力，避免保温层应力作用过于集中，降低了大面积开裂脱落现象的发生概率。

外墙保温系统修缮方面，目前，普遍采用铲除空鼓、裂缝、渗水或脱落部分，然后重新铺设保温系统的方式，因此会产生很多建筑垃圾和粉尘，对居民小区的环境绿化造成极大污染，严重影响居民生活，而且在防护不当的情况下，外墙外保温系统大面积铲除施工时，建筑垃圾存在高空坠落的风险。

而S型外墙外保温加固修复技术的实施，一方面无需大面积铲除原保温层，从而减少大量建筑垃圾和降低对周边环境的污染，确保房屋居住地居民人身和车辆安全，另一方面在凹槽内填充A级防火保温材料，可满足外墙原节能设计要求，同时在原外墙所使用的保温材料防火等级较低的情况下，还可形成防火隔离阻燃带，延迟外墙外保温系统火灾蔓延时间。

本规程的编制是为了规范S型外墙保温系统应用技术，明确材料、设计、施工和验收等方面的要求，推动该项技术在新建建筑及外墙保温系统维修工程中的应用，促进建筑业有机、绿色节能环保、可持续发展和科技进步。

1.0.2  本规程适用于采用S型外墙保温系统的新建建筑外墙保温系统工程以及外墙保温系统的修缮工程。

1.0.3  S型外墙保温系统的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明：本规程对S型外墙保温系统的材料、设计、施工和验收做出了规定，但目前有诸多外墙保温系统相关标准。因此，S型外墙保温系统的应用除符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术  语

2.0.1  S型外墙保温系统  S-type external wall insulation system

利用S型关键技术将保温层通过耐碱网格布、抹面砂浆、锚栓与墙面基层结合成有机整体，保温层受力分布呈裙带形式的保温系统。

2.0.2  S型外墙外保温加固修复技术  reinforcement and repair technology of S-type external wall external thermal insulation

保留600mm原外保温系统，横向切割150mm外保温系统形成S型槽段，利用耐碱网格布、A级保温板、锚栓加固外保温系统与墙面基层结合成有机整体，使外保温系统产生较强的抗剪切和抗拉拔能力的修复技术。

条文说明：S型外墙外保温加固修复技术是通过保留一定高度的保温系统，横向切割一定高度的保温系统形成S型槽段，利用S型关键技术将原保温系统通过耐碱网格布、专用抹面砂浆、槽段嵌贴A级保温材料，加固锚栓与墙面基层结合成有机整体，使墙面保温层受力分布呈裙带形式，分散外墙保温系统及材料所受外界环境因素耦合作用下的应力，继而使保温系统产生较强的抗剪切和抗拉拔能力，提高外墙保温系统使用寿命的一种修复技术，具有施工方便、经济合理、节能环保、少扰民等显著优点。

2.0.3  高锆耐碱玻纤网格布

指氧化锆含量不低于16%，且具有高耐侵蚀性能、抗拉、抗冲击性能等的耐碱玻纤网格布。

- 3  基本规定

3.0.1  S型外墙外保温系统构造适用于抗震设防烈度7度及以下设防地区和8度构造设防的建筑物。

3.0.2  S型外墙保温系统所用材料性能应符合国家现行有关标准的规定。严禁使用国家已明令禁止使用或淘汰的材料。

3.0.3  S型外墙保温系统组成材料应彼此相容并具有防腐性。

条文说明：为确保S型外墙保温系统的耐久性规定了此条。彼此相容是要求保温系统中任何一种组成材料应与其他所有组成材料相容，即粘结材料、保温材料、抹面材料、饰面材料等各材料之间都应相容。此外，包括网格布在内的系统所有材料都应具有耐腐蚀性。

3.0.4  S型外墙外保温系统应用工程应具有防止火焰沿外墙面蔓延的能力。

条文说明：近年来，外墙外保温系统相关的火灾问题时有发生，给人民群众生命财产安全造成了严重伤害。为此，本条规定了S型外墙外保温系统的防火安全要求。

- 4  材料与系统要求

- 4.1  一般规定

4.1.1  S型外墙保温系统所采用的界面砂浆、粘结砂浆、抹面砂浆等，宜在工厂配制成干混砂浆。

条文说明：同现场搅拌砂浆相比，使用工厂配制的干混砂浆不仅可节省材料，减少施工现场噪声和粉尘污染，而且干混砂浆的性能也比现场搅拌砂浆更稳定，更有利于保证保温工程质量。

作为预拌砂浆的一种，干混砂浆在S型外墙保温系统工程中的使用也是贯彻国家六部委文件关于禁止现场搅拌砂浆，推广预拌砂浆的精神。

4.1.2  S型外墙保温系统应用工程的涂料饰面层宜采用防水、防裂性能优良的涂料。

4.1.3  S型外墙保温系统宜采用石墨无机改性板或硅微粉无机改性板（无机改性板）等燃烧性能为A级的保温材料。

条文说明：根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版），建筑的内、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料，严禁采用B3级保温材料。为消除建筑外墙外保温系统新建及修缮工程中的火灾隐患，确保人民生命财产安全，本规程规定S型外墙保温系统宜采用燃烧性能为A级的保温材料。

- 4.2  材料及系统性能

4.2.1  无机改性板规格和尺寸允许偏差应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1  无机改性板规格和尺寸允许偏差

| 规格 |  | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1200mm | ±2mm | GB/T 10801.1 |
| 宽度 | 600mm |  |  |
| 厚度 | 20mm~70mm | ﹢2mm |  |
| 对角线差 |  | ≤5mm |  |
| 板面平整度 |  | ≤2mm |  |

注：20mm厚保温板仅用于门窗洞口侧面墙。特殊规格的保温板由供需双方协商生产。

4.2.2  无机改性板性能指标应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  无机改性板性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 干密度，kg/m3 | 140~180 | GB/T 5486 |
| 导热系数（25℃），W/（m·K） | ≤0.06 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 抗压强度，MPa | ≥0.3 | GB/T 5486 |
| 垂直于板面的抗拉强度，MPa | ≥0.1 | GB/T 29906 |
| 体积吸水率，% | ≤8 | GB/T 5486 |
| 干燥收缩率，% | ≤0.8 | GB 11969 |
| 软化系数 | ≥0.7 | GB/T 20473 |
| 燃烧性能等级，级 | A（A2） | GB 8624 |

注：干密度、抗压强度、体积吸水率的试件，烘干至恒定质量的温度不应大于65℃。

4.2.3  粘结砂浆性能指标应符合表4.2.3规定。

表4.2.3  粘结砂浆性能指标

| 项目 |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（MPa） （与水泥砂浆） | 原强度 |  | ≥0.7 | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.4 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.7 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） （与无机改性板） | 原强度 |  | ≥0.10，且破坏界 面应在无机改性板内 |  |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.1 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5~4.0 |  |

4.2.4  抹面砂浆性能指标应符合表4.2.4规定。

表4.2.4  抹面砂浆性能指标

| 项目 |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（MPa） （与水泥砂浆） | 原强度 |  | ≥0.5 | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.3 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.5 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） （与无机改性板） | 原强度 |  | ≥0.10，且破坏界 面应在无机改性板 内 |  |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.1 |  |
|  | 耐冻融强度 |  | ≥0.1 |  |
| 柔韧性 | 压折比 |  | ≤3.0 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5~4.0 |  |

4.2.5  高锆耐碱玻纤网格布（耐碱网布）性能指标应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5  耐碱网布性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量，g/m2 |  | ≥160 | GB/T 9914.3 |
| 经、纬密度，根/25mm |  | 5×5 | GB/T 7689.2 |
| 拉伸断裂强力N/50mm | 经向 | ≥1500 | GB/T 7689.5 |
|  | 纬向 | ≥1600 |  |
| 耐碱拉伸断裂强力N/50mm | 经向 | ≥1200 | GB/T 20102 |
|  | 纬向 | ≥1250 |  |
| 耐碱拉伸断裂强力保留率（经、纬向），% |  | ≥75 |  |
| 断裂伸长率（经、纬向），% |  | ≤5 | GB/T 7689.5 |
| ω（ZrO2），% |  | ≥16 | JC/T 841 |

注：经、纬密度实测值不超过±10%。

条文说明：S型外墙保温系统的耐久性和安全性与网格布的性能密切相关，与普通的耐碱玻纤网格布不同，高锆耐碱玻纤网格布因其较高的氧化锆含量，具有较好的抗冲击、抗拉、抗裂性能，同时具有很高的耐侵蚀性能。本条明确规定了高锆耐碱玻纤网格布各项性能指标要求。

4.2.6  锚栓的性能应符合表4.2.6的规定，并应符合下列规定：

1  带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯材料制成，且不得使用再生料，套管直径应为8mm；

2  金属螺钉应采用不锈钢材料或经过表面防腐处理的金属制成，金属钉直径宜不小于5mm；

3  锚栓分为摩擦承载的锚栓和摩擦及机械锁定共同承载的锚栓，圆盘直径应为60mm。

表4.2.6  锚栓性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锚栓抗拉承载力标准值，kN（C25混凝土） |  | ≥0.60 | JG/T 366 |
| 单个锚栓现场拉拔承载力，kN | 混凝土墙体 | ≥0.60 | DG/TJ 08-2038 |
|  | 实心砌体 | ≥0.50 |  |
|  | 多孔砖砌体 | ≥0.40 |  |
|  | 空心砌块砌体 | ≥0.30 |  |
|  | 加气混凝土砌体 | ≥0.30 |  |
| 圆盘强度标准值，kN |  | ≥0.50 | JG/T 366 |

4.2.7  外墙找平层采用的预拌砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181规定的强度要求。

4.2.8  饰面为涂料时，外墙涂料的性能应符合相关标准的规定。外墙腻子的性能应符合现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157中的柔性（R）腻子的要求。

4.2.9  外墙外保温系统修缮后性能指标应符合表4.2.9的规定。

表4.2.9  外墙外保温系统修缮后性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐候性 | 表面无裂缝，粉化、空鼓、剥落现象。保温层与抹面层拉伸粘结强度不小于0.10MPa，且破坏界面应在 保温板内 | GB/T 29906 |
| 吸水量 （浸水24h） | ≤500g/m2 |  |
| 耐冻融性能 | 30次冻融循环后，抹面层表面无裂纹、粉化、空鼓、剥离现象；抹面层与保温层的拉伸粘结强度不小于0.10MPa， 且破坏界面应在保温板内 | GB/T 29906 |
| 抗冲击性 | 建筑物首层墙面以及门窗洞口等易受碰撞部位：10J级；建筑物二层及以上墙面等不易受碰撞部位：3J级 |  |
| 水蒸气湿流密度 | ≥0.85g/（m²·h） |  |
| 抹面层不透水性 | 2h试样内侧无水渗透 | JGJ 144 |

注：当需要检验外保温系统抗风荷载性能时，性能指标和试验方法由供需双方协商确定。

- 5  设  计

- 5.1  一般规定

5.1.1  S型外墙保温系统勒脚、门窗洞口、凸窗、变形缝、挑檐、女儿墙等部位，应进行节点设计。

条文说明：节点部位外墙保温系统的设计十分重要，如果技术方案不合理，在温差应力的作用下，该部位与主体部位交接处易产生裂缝、渗水等缺陷，因此，应进行节点设计，如有必要，可配节点详图加以明确。

5.1.2  修缮后外墙保温系统的节能性能不应低于原设计标准的要求。

5.1.3  对需要铲除清理的外墙保温系统修缮工程，清理后表面应进行界面处理，再进行后续施工。

条文说明：界面处理情况将直接影响外墙保温系统的粘结强度，进而影响保温系统的质量，因此，本条对界面处理提出了要求。

- 5.2  S型外墙外保温加固修复设计要求

5.2.1  外墙外保温系统修缮前应进行查勘与评估，并宜按下列步骤进行：

1  对项目建设基本情况、外墙外保温系统缺陷情况等进行初步调查；

2  对外墙外保温系统进行现场检查与现场检测；

3  对现场检查和现场检测结果进行评估，并编制评估报告。

5.2.2  初步调查、现场检查与现场检测应符合现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376-2015的相关规定。

5.2.1~5.2.2 条文说明：外保温系统修缮前的查勘与评估工作很重要，有助于全面了解外保温系统损坏情况，制定针对性的修缮设计方案，5.2.1~5.2.2条对查勘与评估的具体步骤及方法进行了规定。

5.2.3  应根据查勘与评估结果编制修缮设计方案，修缮工程采用S型外墙外保温加固修复技术方案时，基本构造如下表所示：

表5.2.3  S型外墙外保温加固修复技术基本构造

| 基层凹槽耐碱网布粘贴构造层次及组成材料 |  |  |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原基层 | 粘结耐碱网布用槽口 | 在槽口处粘贴网格布成S型 | 在槽口嵌贴保温层 | 槽口处网格布加强带 | 抹面 层 | 饰面 层 |  |
| 原基层及保温层 | 在原保温层横向平开凹槽+涂刷界面剂+抹面砂浆 | 抹面砂浆+第一道耐碱网布压贴基层墙体100~ 150mm成S型（横向） | 在槽口嵌贴保温层+修复槽口保温层 | 抹面砂浆+槽口处网格布加强带，上下网格布搭接100mm | 抹面 砂浆+第二道耐碱网布（竖向） | 涂料+柔性耐水腻子 |  |

5.2.4  原外墙外保温系统按600mm保留，150mm开槽，自下而上对待修墙面弹线。

5.2.5  铲除150mm开槽处原保温系统至水泥砂浆找平层，原水泥砂浆找平层如有空鼓、开裂、渗水等应铲除并进行修补，且应符合下列规定：

1  根据基层墙体材料涂刷混凝土界面砂浆或加气混凝土界面砂浆；

2  采用DPM15预拌砂浆做找平层；

3  修补后的水泥砂浆找平层厚度应同原找平层，且质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修程质量验收规范》GB 50210中普通抹灰工程要求。

5.2.6  保留部分的保温系统如损坏应铲除至水泥砂浆找平层，并竖向修理平整，且应符合下列规定：

1  原水泥砂浆找平层如有空鼓、开裂、渗水应铲除并进行修补，并应符合本规程5.2.5条的相关规定；

2  铲除部位基层处理后涂刷界面剂，再铺贴无机改性保温板至与原饰面层齐平；

3  当保留部分的外饰面为面砖时应全部铲除并修理平整，涂料饰面时翘缺、开裂等部位应铲除，其余部位可保留。

5.2.7  保留的保温系统铺贴第一层耐碱网布，上下两端耐碱网布应粘贴在凹槽中水泥砂浆找平层上，粘贴长度各为150mm。粘结砂浆为5mm~7mm厚。

5.2.8  凹槽及修补部位应满贴无机改性板，粘结层厚度不应小于3mm。凹槽部位应铺设附加网布一道，上下搭接各100mm。抹面砂浆厚度为3mm~5mm。

5.2.9  凹槽部位无机改性板中部水平方向每延米长设置2个锚栓，且均匀分布。包括修补部位在内的保留部位中部每@500设置锚栓一个。

5.2.10  锚栓植入钢筋混凝土墙有效锚固深度不应小于30mm，植入加气混凝土砌体墙有效锚固深度不应小于50mm，植入其他砌体墙有效锚固深度不应小于40mm。

5.2.11  混凝土基层墙体、实心砌体基层墙体和加气混凝土砌体基层墙体应选用摩擦承载的锚栓，多孔砖砌体基层墙体宜选用摩擦和机械锁定共同承载的锚栓，空心砌块基层墙体应选用摩擦和机械锁定共同承载的锚栓。

5.2.12  门窗洞口、直径或边长大于150mm的设备预留洞、勒脚、阳台变形缝等系统终端部位无机改性板侧面应设置附加耐碱网布翻包，翻包宽度不应小于100mm。

5.2.13  涂料饰面外墙采用S型外墙外保温加固修复技术应符合下列规定：

1  建筑物墙面抹面层应采用抹面砂浆内置一层耐碱网布。抹面层厚度应为3mm~5mm；

2  外墙阴阳角部位，网布应交错、包转搭接作增强处理，网布每边搭接宽度不应小于200mm，也可采用带网布的专用PVC护角条实施增强；

3  门窗洞口部位应用网布加强处理；

4  新建饰面层应为涂料饰面，不应采用面砖饰面。

- 5.3  新建工程S型外墙保温系统设计要求

5.3.1  S型外墙保温系统采用S型网格布上压粘贴保温板的工艺方法，将保温板用粘结砂浆粘贴到基层，在保温板表面满批抹面砂浆，第一遍耐碱网格布从保温板的上部压到基层墙面上，网格布下口搭接下层保温板成“S”型状，将网格布压入粘结砂浆内，安装锚栓后再大面积批涂抹面砂浆，并满铺第二遍耐碱网格布。

图5.3.1  S型外墙保温系统构造图

①—基层墙体；②—粘结砂浆；③—保温板；④—粘结砂浆压入S型结构耐碱网格布横向铺设；⑤—锚栓；⑥—抹面砂浆压入耐碱网格布竖向铺设；⑦—饰面层。

5.3.2  保温板应自下而上水平粘贴，且上下错缝并严格控制板缝。

5.3.3  门窗洞口四角处的保温板不得拼接，应采用整块保温板切割成L形，保温板接缝应离开角部至少150mm。

条文说明：门窗洞口四角是应力集中部位，规定门窗洞口四角处保温板不得拼接，应采用整块保温板切割成形是为了避免因拼接板缝而产生裂缝。

5.3.4  第一遍耐碱网格布上口高出保温板粘贴在基层墙面上不应小于150mm，下口与下一层耐碱网格布搭接不应小于100mm。

5.3.5  第一遍耐碱网格布铺贴完成后，即进行锚拴固定，每平方米不应少于5个锚拴，且应确保每块保温板至少有1个锚栓。

5.3.6  锚栓的选择、有效锚固深度应符合本规程第5.2.10、5.2.11条的规定。

5.2.7  抹面层中设置一道耐碱网布，网布应搭接，搭接长度不应小于100mm；抹面层厚度为3mm~5mm。

5.2.8  外保温工程的饰面层宜采用涂料等轻质材料。

- 6  施  工

- 6.1  一般规定

6.1.1  S型外墙保温系统施工前应根据设计要求编制专项施工方案，并应对施工人员进行专业技术培训和技术交底。

6.1.2  S型外墙保温系统的施工应按照经审查合格的设计文件和经审查通过的专项施工方案进行施工。

6.1.3  修缮工程组成材料进场必须经过验收合格，方可进场入库，并严禁露天堆放。

6.1.4  施工前应先做样板墙及保温板与基墙的粘结强度拉拔试验。

6.1.5  施工时环境温度冬季不应低于5℃，夏季不应高于35℃，夏季施工应避免阳光暴晒。风力大于5级、雨雪天外墙外保温系统不得施工。

条文说明：在高湿度和低温天气下，防护层干燥过程可能需要几天的时间。新抹涂层表面看似硬化和干燥，但往往仍需要采取保护措施使其充分养护，特别是在冻结温度、雨、雪或其他有害气候条件很有可能出现的情况下。

在温度为5℃以下时，可能由于减缓或停止丙烯酸聚合物成膜而妨碍涂层的适当养护。由寒冷气候造成的伤害短期内往往不易被发现，但是长久以后就会出现涂层开裂、破碎或分离。

像过分寒冷一样，突然降温可影响涂层的养护，其影响很快就会表现出来。突然降雨可将未经养护的新抹涂料直接从墙上冲掉。在情况允许时，可采取遮阳、防雨和防风措施。例如塔帐篷和用防雨帆布遮盖。为保持适当的养护温度，可能需要采取辅助采暖措施。

6.1.6  修缮工程用的吊篮或脚手架应安全可靠，且应设置好防护支架。

条文说明：建筑外墙外保温系统修缮用的吊篮或脚手架不合格等都有可能对施工人员和居民造成伤害，本条对于确保施工安全，具有极为重要的意义。

- 6.2  S型外墙外保温加固修复施工要求

6.2.1  施工前应根据设计要求弹出开槽基准线。

6.2.2  铲除并清理干净外墙保温系统的空鼓、开裂、渗水等损坏部位，铲除部位竖向应修整垂直平齐。

6.2.3  按基准线将墙面开槽至基层。

6.2.4  检查水泥砂浆找平层，清除空鼓、开裂、渗水的找平层，清除部位刷界面剂并用DPM15干混砂浆修补至与原找平层平齐。

6.2.5  凹槽及铲除部位应涂刷界面剂。

6.2.6  粘结砂浆应按产品说明书配制并在现场搅拌均匀。

6.2.7  按设计要求粘贴600mm范围内无机改性保温板，且应符合下列要求：

1  凹槽部位留出；

2  无机改性板铺贴之前应清除表面浮尘；

3  无机改性板应采用条粘法布胶，板与板之间的缝隙不应大于1.5mm；

4  横向铺贴保温板，相邻板应平齐；

5  如遇墙面转角处，应垂直交错连接，并保证墙角垂直度；

6  如遇门窗洞口四角部位应由整块无机改性板在角部裁切后拼接；

7  无机改性板粘结剂布胶厚度应大于5mm，粘结层厚度应大于3mm，有效粘结面积不应小于70%，凹槽部位应满粘；

8  无机改性板安装完毕，养护3d~5d，保温板用“S”型压贴耐碱网布一道，两端粘150mm长网布于槽内墙面水泥砂浆找平层上。

6.2.8  凹槽部位采用无机改性板嵌填平整，粘结砂浆厚度不应小于3mm。表面粘贴附加耐碱网布一层，上下搭接100mm。每延米长设两个锚栓。

6.2.9  整体墙面抹面层施工应符合下列规定：

1  抹面层中设耐碱网布一道，抹面层厚度3mm~5mm；

2  网布铺设应平整，不得干铺。

条文说明：耐碱网布的施工，必须在湿状的抹面砂浆中压入网布，严禁网布直接铺在保温层上，然后用抹面砂浆粘贴，因为这样做会使耐碱网布紧靠在保温层上，不仅起不到分散表面应力的作用，还会形成隔离层，导致空鼓脱落现象的发生，影响系统的安全性。

6.2.10  外墙涂料装饰墙面抹面层完成后，养护7d后进行涂料饰面施工。应在抹面层上用柔性耐水腻子批嵌平整后刷涂料。涂料饰面为一底二面，即一遍底涂，二遍面涂。

6.2.11  应按设计要求安装锚栓，钻孔深度应比锚栓埋入深度大10mm。

6.2.12  分格缝施工应符合下列规定：

1  按原设计图纸要求，弹分格缝线；

2  装饰性分格线条施工应符合设计要求，并采用聚合物水泥防水涂料做防水处理。

- 6.3  新建工程S型外墙保温系统施工要求

6.3.1  保温层施工前，应进行基层墙体检查或处理。基层墙体表面应洁净、坚实、平整，无油污和脱模剂等妨碍粘结的附着物，凸起、空鼓和疏松部位应剔除。

6.3.2  应根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在墙面弹出水平、垂直控制线及造型尺寸位置等。

6.3.3  保温板采用框点法粘贴时，应符合下列要求：

1  铺贴前应清理表面浮灰；

2  在离保温板四周30mm处抹上宽度约50mm的粘结砂浆，中间部位点抹上厚度约20mm的粘结砂浆。粘结后的粘结砂浆应保证在保温板表面的有效粘结面积控制在70%以上；

3  粘贴保温板应从首层开始，在勒脚托架处自下而上沿水平方向横向铺贴，且应按设计要求错缝铺贴，板缝应紧密平齐；

4  在墙面转角处应先排好尺寸，裁切保温板，粘贴时端面应垂直交叉咬合搭接，并保证墙角垂直度；

5  高度方向每粘贴二块保温板（600mm），在板顶以上基层不小于150mm高墙面、板顶及板面满批抹面砂浆，第一遍耐碱网格布横向铺贴，且需压入抹面砂浆内，耐碱网格布上口高出保温板粘贴在基层墙面上不小于150mm，与保温板包成阴阳角，耐碱网格布下口与下一层耐碱网格布搭接不小于100mm，用耐碱网格布把保温板与墙面结合成整体；

6  耐碱网格布应反包至门窗洞口外侧，进行洞口收口，然后再自上而下大面积铺设第二遍耐碱网格布，并应在门窗洞口处包转至门窗框，待抹面砂浆达到强度要求后再进行二次抹面砂浆施工；

7  第一遍耐碱网格布压入后待抹面砂浆干硬至可以触碰时安装锚栓，锚栓孔宜设置在板的角缝处，塑料圆盘应紧压网格布，其固定位置和数量应按设计要求。

6.3.4  抹面砂浆施工应符合以下要求：

1  保温板大面积铺贴施工结束后，视天气条件宜在2~3天后施工抹面层；

2  抹面层施工前应检查保温板平整度，并对凹凸不平的部位进行找平；

3  抹面层施工时，应在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度，底面应做出鹰嘴滴水线。

条文说明：保温板粘贴后需要一定时间来硬化，因此本条第1款规定视天气条件宜在保温板铺贴后2~3天后施工抹面层。

6.3.5  网格布施工应符合以下要求：

1  网格布的铺设应平整、找直、并保持阴阳角的方正和垂直度，网格布的上下、左右之间均应有搭接，其搭接宽度不应小于100mm；

2  门窗洞口外侧洞口四周的网格布以按45度方向加贴的300mm×400mm小块网格布应在抹面砂浆大面积施工前依次先用抹面砂浆局部粘贴。

条文说明：门窗洞口四周增铺网格布可以提高抗冲击性。门窗洞口四角为应力集中部位，增铺网格布还可以提高抗裂性。

6.3.6  饰面层施工应符合以下要求：

1  涂料饰面时，抹面层至少养护5~7天，应在抹面层上用柔性耐水腻子找平后刷涂料；

2  面砖饰面时，抹面层应平整、干燥，面砖应在抹面层施工完成后7~14天进行施工，面砖之间应留缝，缝宽5~8mm，填缝应在面砖粘贴强度达到设计要求后进行，严禁采用普通水泥砂浆粘贴面砖或填缝。

- 7  验  收

- 7.1  一般规定

7.1.1  外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411及行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376的规定进行施工质量验收。

7.1.2  饰面层工程施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

7.1.3  外墙外保温系统应对下列项目进行隐蔽工程验收：

1  基层处理和找平层质量；

2  保温层厚度；

3  保温层铺设；

4  保温板粘贴面积；

5  锚栓的设置；

6  网布的铺贴、搭接；

7  抹面砂浆厚度；

8  各加强部位以及门窗洞口和穿墙管线部位的处理；

9  各种变形缝处的节点施工做法。

条文说明：本条列出采用S型外墙保温系统的新建建筑外墙保温系统工程以及外墙保温系统的修缮工程通常应进行隐蔽工程验收的具体部位和内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。

值得注意的是，为了更好地记录隐蔽工程的真实情况，隐蔽工程验收不仅要有详细的文字记录，还应有必要的图像资料，且应与文字资料一同归档保存。

7.1.4  各项目检查数量应符合以下要求：以1000m2保温墙面面积划分为一个检验批，不足1000m²也应划分为一个检验批。每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2，每个检验批至少检查3处。

- 7.2  主控项目

7.2.1  墙体节能保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层墙体进行处理，处理后的基层应符合施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收的记录。

检查数量：全数检查。

条文说明：基层表面处理对于保证安全和节能效果很重要，由于基层表面处理属于隐蔽工程，施工中容易被忽略，且事后难以检查。本条强调对基层表面进行的处理应按照设计和施工方案的要求进行，以满足后续施工工艺的需要。

7.2.2  保温系统以及各组成材料与配件的品种、规格应符合设计和相关标准要求。

检验方法：观察、尺量和秤重检查；核查质量证明文件和有效期内的型式检验报告。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件按照其出厂检验批次进行核查。

7.2.3  新建及修复工程的无机改性板外墙保温系统的组成材料应符合设计要求，材料进场时应按表7.2.3的规定应进行复验，复验应为见证取样送检。

表7.2.3  无机改性板及组成材料进场复验项目

| 无机改性板 | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面的抗拉强度、 燃烧性能、体积吸水率 |
| --- | --- |
| 粘结砂浆 | 拉伸粘结强度（原强度、耐水强度） |
| 抹面砂浆 | 拉伸粘结强度（原强度、耐水强度） |
| 耐碱网布 | 耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率 |
| 锚栓 | 抗拉承载力 |

检验方法：核查质量证明文件、有效期内的型式检验报告和进场复验报告。

检查数量：应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定。

7.2.4  墙体节能保温工程的构造做法应符合设计要求。门窗外侧洞口周边墙面和凸窗非透明的顶板、侧板和底板应按设计和相关标准要求采取保温措施。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查施工记录和隐蔽工程验收记录。必要时应用抽样剖开检查或外墙节能构造的现场实体检验方法。

检查数量：每个检验批抽查不少于3次，现场实体检验的数量按《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定。

7.2.5  新建工程外墙保温系统保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。

检验方法：现场拉拔试验、剥离检验；核查粘结强度试验报告、剥离检验报告以及隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

条文说明：本条提出的要求对外墙保温系统的安全和节能效果至关重要，拉伸粘结强度应委托具备相应资质的检测机构进行试验。

7.2.6  修缮工程原保温系统保留部分的S型网布粘贴与修缮部分的无机改性板与基层及各构造层之间的粘结和连接应牢固，粘结强度和连接方式应符合设计和相关标准要求。

检验方法：观察；现场拉拔试验；核查粘结强度试验报告以及隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.2.7  无机改性板的厚度应符合设计要求。

检验方法：核查无机改性板进场验收记录以及隐蔽工程验收记录；剖开尺量检查，必要时可采取钻芯检验。

检查数量：按检验批数量，每个检验批抽查不少于3处。现场钻芯检验的数量按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定。

7.2.8  锚栓数量、位置、锚固深度和锚栓的拉拔力应符合设计要求。

检验方法：核查施工记录和隐蔽工程验收记录；对锚栓进行现场拉拔试验。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

- 7.3  一般项目

7.3.1  无机改性板保温系统各组成材料与配件进场时的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.2  网布均应铺设严实，不应有空铺、褶皱、外露等现象，搭接长度应符合设计要求。

检验方法：观察检查；直尺测量；核查施工记录和隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m。

条文说明：网布属于隐蔽工程，其质量缺陷在完工以后难以被发现，所以施工过程中应加强管理，严格遵守设计要求。

7.3.3  保温板铺贴顺序、排列、填缝、阴阳角处搭接方式、非标准块使用部位及门窗板块切割布置应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.3.4  无机改性板安装允许偏差应符合表7.3.4的规定。

表7.3.4  无机改性板安装允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | ≤3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 立面垂直度 | ≤3 | 用2m垂直检查尺检查 |
| 阴、阳角方正 | ≤3 | 用直角检验尺检查 |
| 接缝高低差 | ≤1.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |

7.3.5  系统面层允许偏差和检验方法应符合表7.3.5的规定。

表7.3.5  系统面层允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | ≤4 | 用2m垂直尺检查 |
| 表面平整度 | ≤4 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 阴、阳角方正 | ≤4 | 用直角检验尺检查 |
| 分格缝（装饰线）平直度 | ≤4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

2 《建筑装饰装修程质量验收规范》GB 50210

3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

4 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

5 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

6 《增强材料 机织物试验方法 第2部分：经、纬密度的测定》GB/T 7689.2

7 《增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5

8 《增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3

9 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

10 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

11 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1

12 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969

13 《玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法》GB/T 20102

14 《建筑保温砂浆》GB/T 20473

15 《预拌砂浆》GB/T 25181

16 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

17 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

18 《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376

19 《建筑外墙用腻子》JG/T 157

20 《外墙保温用锚栓》JG/T 366

21 《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841

22 《建筑围护结构节能现场检测技术规程》DG/TJ 08-2038

中国工程建设标准化协会标准

S型外墙保温系统应用技术规程

T/CECS XXX-202X

- 条文说明

目  次

1  总  则	27

2  术  语	29

3  基本规定	30

4  材料与系统要求	31

4.1  一般规定	31

4.2  材料及系统性能	31

5  设  计	32

5.1  一般规定	32

5.2  S型外墙外保温加固修复设计要求	32

5.3  新建工程S型外墙保温系统设计要求	32

6  施  工	33

6.1  一般规定	33

6.2  S型外墙外保温加固修复施工要求	33

6.3  新建工程S型外墙保温系统施工要求	33

7  验  收	34

7.1  一般规定	34

7.2  主控项目	34

7.3  一般项目	34

- 1  总  则

1.0.1  随着我国节能减排工作的贯彻深入，作为一项重要的建筑节能技术措施，外墙保温技术的应用十分广泛，但由于外墙保温工程技术复杂，防火要求高，施工难度大，其质量难以控制，另一方面，随着建筑寿命周期的推进，在干湿交替、冻融循环的气候作用下，系统材料易老化，因此，近年来建筑外墙保温系统质量问题频发，我国多个省市均出现过不同程度的外墙保温层渗水和大面积脱落等现象。

质量问题的产生不仅会影响建筑美观、降低外墙保温隔热效果、缩短建筑使用寿命，还会对居民的日常生活造成影响，外墙外保温系统空鼓、脱落等质量问题甚至会影响到城市安全运行。同时，随着外墙保温材料防火性能要求的提升，原先广泛应用的部分保温材料及保温系统已不符合现行的防火规范要求。

针对外保温的脱落和防火安全问题，全国多个省市禁止或限制使用无机保温砂浆、发泡水泥板、EPS保温板等，禁限对象包含了目前市场上在用的绝大部分保温材料及系统，因此，新型外墙保温系统的研发至关重要。

作为一种新型的外保温系统，S型外墙保温系统主体部位采用B1级及以上保温材料，凹槽填充A级保温材料，防火性能优良，主要受力由耐碱网格布+粘结剂+抹面胶浆等材料构成，结合特殊的构造措施，增强了外保温系统整理抗拔、抗压和抗裂能力，避免保温层应力作用过于集中，降低了大面积开裂脱落现象的发生概率。

外墙保温系统修缮方面，目前，普遍采用铲除空鼓、裂缝、渗水或脱落部分，然后重新铺设保温系统的方式，因此会产生很多建筑垃圾和粉尘，对居民小区的环境绿化造成极大污染，严重影响居民生活，而且在防护不当的情况下，外墙外保温系统大面积铲除施工时，建筑垃圾存在高空坠落的风险。

而S型外墙外保温加固修复技术的实施，一方面无需大面积铲除原保温层，从而减少大量建筑垃圾和降低对周边环境的污染，确保房屋居住地居民人身和车辆安全，另一方面在凹槽内填充A级防火保温材料，可满足外墙原节能设计要求，同时在原外墙所使用的保温材料防火等级较低的情况下，还可形成防火隔离阻燃带，延迟外墙外保温系统火灾蔓延时间。

本规程的编制是为了规范S型外墙保温系统应用技术，明确材料、设计、施工和验收等方面的要求，推动该项技术在新建建筑及外墙保温系统维修工程中的应用，促进建筑业有机、绿色节能环保、可持续发展和科技进步。

1.0.3  本规程对S型外墙保温系统的材料、设计、施工和验收做出了规定，但目前有诸多外墙保温系统相关标准。因此，S型外墙保温系统的应用除符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术  语

2.0.2  S型外墙外保温加固修复技术是通过保留一定高度的保温系统，横向切割一定高度的保温系统形成S型槽段，利用S型关键技术将原保温系统通过耐碱网格布、专用抹面砂浆、槽段嵌贴A级保温材料，加固锚栓与墙面基层结合成有机整体，使墙面保温层受力分布呈裙带形式，分散外墙保温系统及材料所受外界环境因素耦合作用下的应力，继而使保温系统产生较强的抗剪切和抗拉拔能力，提高外墙保温系统使用寿命的一种修复技术，具有施工方便、经济合理、节能环保、少扰民等显著优点。

- 3  基本规定

3.0.3  为确保S型外墙保温系统的耐久性规定了此条。彼此相容是要求保温系统中任何一种组成材料应与其他所有组成材料相容，即粘结材料、保温材料、抹面材料、饰面材料等各材料之间都应相容。此外，包括网格布在内的系统所有材料都应具有耐腐蚀性。

3.0.4  近年来，外墙外保温系统相关的火灾问题时有发生，给人民群众生命财产安全造成了严重伤害。为此，本条规定了S型外墙外保温系统的防火安全要求。

- 4  材料与系统要求

- 4.1  一般规定

4.1.1  同现场搅拌砂浆相比，使用工厂配制的干混砂浆不仅可节省材料，减少施工现场噪声和粉尘污染，而且干混砂浆的性能也比现场搅拌砂浆更稳定，更有利于保证保温工程质量。

4.1.3  作为预拌砂浆的一种，干混砂浆在S型外墙保温系统工程中的使用也是贯彻国家六部委文件关于禁止现场搅拌砂浆，推广预拌砂浆的精神。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版），建筑的内、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料，严禁采用B3级保温材料。为消除建筑外墙外保温系统新建及修缮工程中的火灾隐患，确保人民生命财产安全，本规程规定S型外墙保温系统宜采用燃烧性能为A级的保温材料。

- 4.2  材料及系统性能

4.2.5  S型外墙保温系统的耐久性和安全性与网格布的性能密切相关，与普通的耐碱玻纤网格布不同，高锆耐碱玻纤网格布因其较高的氧化锆含量，具有较好的抗冲击、抗拉、抗裂性能，同时具有很高的耐侵蚀性能。本条明确规定了高锆耐碱玻纤网格布各项性能指标要求。

- 5  设  计

- 5.1  一般规定

5.1.1  节点部位外墙保温系统的设计十分重要，如果技术方案不合理，在温差应力的作用下，该部位与主体部位交接处易产生裂缝、渗水等缺陷，因此，应进行节点设计，如有必要，可配节点详图加以明确。

5.1.3  界面处理情况将直接影响外墙保温系统的粘结强度，进而影响保温系统的质量，因此，本条对界面处理提出了要求。

- 5.2  S型外墙外保温加固修复设计要求

5.2.1~5.2.2  外保温系统修缮前的查勘与评估工作很重要，有助于全面了解外保温系统损坏情况，制定针对性的修缮设计方案，5.2.1~5.2.2条对查勘与评估的具体步骤及方法进行了规定。

- 5.3  新建工程S型外墙保温系统设计要求

5.3.3  门窗洞口四角是应力集中部位，规定门窗洞口四角处保温板不得拼接，应采用整块保温板切割成形是为了避免因拼接板缝而产生裂缝。

- 6  施  工

- 6.1  一般规定

6.1.5  在高湿度和低温天气下，防护层干燥过程可能需要几天的时间。新抹涂层表面看似硬化和干燥，但往往仍需要采取保护措施使其充分养护，特别是在冻结温度、雨、雪或其他有害气候条件很有可能出现的情况下。

在温度为5℃以下时，可能由于减缓或停止丙烯酸聚合物成膜而妨碍涂层的适当养护。由寒冷气候造成的伤害短期内往往不易被发现，但是长久以后就会出现涂层开裂、破碎或分离。

像过分寒冷一样，突然降温可影响涂层的养护，其影响很快就会表现出来。突然降雨可将未经养护的新抹涂料直接从墙上冲掉。在情况允许时，可采取遮阳、防雨和防风措施。例如塔帐篷和用防雨帆布遮盖。为保持适当的养护温度，可能需要采取辅助采暖措施。

6.1.6  建筑外墙外保温系统修缮用的吊篮或脚手架不合格等都有可能对施工人员和居民造成伤害，本条对于确保施工安全，具有极为重要的意义。

- 6.2  S型外墙外保温加固修复施工要求

6.2.9  耐碱网布的施工，必须在湿状的抹面砂浆中压入网布，严禁网布直接铺在保温层上，然后用抹面砂浆粘贴，因为这样做会使耐碱网布紧靠在保温层上，不仅起不到分散表面应力的作用，还会形成隔离层，导致空鼓脱落现象的发生，影响系统的安全性。

- 6.3  新建工程S型外墙保温系统施工要求

6.3.4  保温板粘贴后需要一定时间来硬化，因此本条第1款规定视天气条件宜在保温板铺贴后2~3天后施工抹面层。

6.3.5  门窗洞口四周增铺网格布可以提高抗冲击性。门窗洞口四角为应力集中部位，增铺网格布还可以提高抗裂性。

- 7  验  收

- 7.1  一般规定

7.1.3  本条列出采用S型外墙保温系统的新建建筑外墙保温系统工程以及外墙保温系统的修缮工程通常应进行隐蔽工程验收的具体部位和内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。

值得注意的是，为了更好地记录隐蔽工程的真实情况，隐蔽工程验收不仅要有详细的文字记录，还应有必要的图像资料，且应与文字资料一同归档保存。

- 7.2  主控项目

7.2.1  基层表面处理对于保证安全和节能效果很重要，由于基层表面处理属于隐蔽工程，施工中容易被忽略，且事后难以检查。本条强调对基层表面进行的处理应按照设计和施工方案的要求进行，以满足后续施工工艺的需要。

7.2.5  本条提出的要求对外墙保温系统的安全和节能效果至关重要，拉伸粘结强度应委托具备相应资质的检测机构进行试验。

- 7.3  一般项目

7.3.2  网布属于隐蔽工程，其质量缺陷在完工以后难以被发现，所以施工过程中应加强管理，严格遵守设计要求。