CECS                             CECS×××

中国工程建设协会标准

水泥基颗粒混聚轻质复合板应用技术规程

Technical specification for application of Cement based particle mixed lightweight composite insulation panels

（征求意见稿）

20×× 北京

前   言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]22号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分7章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、材料、设计与构造、施工和质量验收。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

| 主 编 单 位： | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| --- | --- |
|  | 黄淮学院 |
| 参 编 单 位： | 建研科技股份有限公司 |
|  | 北京工业大学 |
|  | 建研建硕(北京)科技发展有限公司 |
| 主要起草人： | 艾明星 彭罗文 杨德磊 雷 强 王 雪 陈威威 柳培玉 |
|  | 石 永 孙彤彤 冯慧慧 |
| 主要审查人： |  |

目 录

1 总 则	1

2术 语	2

3  基本规定	3

4 材料	5

4.1 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板	5

4.2水泥基颗粒混聚轻质复合条板	6

4.3 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板保温系统配套材料	7

4.4 水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体配套材料	9

4.5 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板保温系统	9

5 设计与构造	11

5.1 一般规定	11

5.2 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙保温工程	11

5.3 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板屋面保温工程	15

5.4 水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程	16

6 施 工	19

6.1 一般规定	19

6.2 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙保温工程	19

6.3 水泥基颗粒混聚轻质复合板屋面保温工程	22

6.4 水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程	22

7  质量验收	25

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

条文说明	31

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirement	3

4  Materials	5

4.1  Cement based particle mixed lightweight composite insulation panels	5

4.2  Cement based particle mixing light composite strip	6

4.3  Constituent to cement based particle mixed lightweight composite thermal insulation panels thermal insulation system 	7

4.4  Constituent to cement-based particle mixing lightweight composite wall panel 	9

4.5  Cement based particle mixed light composite thermal insulation panels thermal insulation system 	9

5  Design and Construction	11

5.1 General Requirement	11

5.2 Thermal insulation on external walls based on cement based particle mixing lightweight composite insulation panels	11

5.3 External thermal insulation on roofing on cement based particle mixed light composite thermal insulation panels	15

5.4  Wall engineering based on cement based particle mixing light composite strip	16

6  Construction	19

6.1 General Requirement	19

6.2 Thermal insulation on external walls based on cement based particle mixing lightweight composite insulation panels	19

6.3 External thermal insulation on roofing on cement based particle mixed light composite thermal insulation panels	22

6.4 Wall engineering based on cement based particle mixing light composite strip	22

7  Quality Acceptance	25

Explanation of Wording in This Specification	28

List of Quoted Standards	29

Explanation of Provisions	31

- 1 总 则

1.0.1  为规范水泥基颗粒混聚轻质复合板在建筑工程中的应用，做到安全适用，技术先进，经济合理，质量可靠，制定本规程。

- 1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建民用建筑和既有建筑节能改造工程中采用水泥基颗粒混聚轻质复合板的外墙外保温工程、外墙内保温工程、屋面保温工程，以及采用水泥基颗粒混聚轻质复合板作为非承重隔墙的设计、施工和质量验收。

- 1.0.3  水泥基颗粒混聚轻质复合板在建筑工程中的应用，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2术 语

2.0.1  水泥基颗粒混聚轻质复合板 Cement based particle mixed polymer light composite panels

水泥基颗粒混聚轻质复合板是以普通硅酸盐水泥为胶凝材料，以固体废弃物挤塑聚苯板、模塑聚苯板或硬泡聚氨酯板等的粉碎颗粒为轻集料，辅以有机高分子聚合物及膨胀减缩剂等外加剂，通过机械混合工艺，在工厂预制成型的轻质复合板材。

2.0.2  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板 Cement based particle mixed lightweight composite insulation panels

密度不大于150kg/m3，可依附于基层墙体或屋面，用于外墙外保温、外墙内保温及屋面保温系统的预制保温隔热板材。

2.0.3  建筑围护结构用水泥基颗粒混聚轻质复合条板 Cement based particle mixed light composite panel for building envelope

密度通常在400kg/m3~600kg/m3，长宽比不小于2.5，用于非承重内隔墙的预制条板。

2.0.4 水泥基颗粒混聚轻质复合板外墙保温系统 Cement based particle mixing light composite panels thermal insulation system

以水泥基颗粒混聚轻质复合保温板为保温材料，用聚合物粘结砂浆粘贴固定在墙体表面，并加设锚栓辅助固定，用腻子对水泥基颗粒混聚轻质复合板的外表面进行找平抹灰处理，用抗裂砂浆内嵌压入玻璃纤维网格布进行增强，以涂料或饰面砂浆进行表面装饰，具有保温功能和装饰效果的构造总称。

- 3  基本规定

3.0.1  水泥基颗粒混聚轻质复合板按照使用部位和使用方式，可作为外墙外保温工程、外墙内保温工程和屋面保温工程中的保温隔热材料使用，也可作为非承重隔墙板使用。

3.0.2  水泥基颗粒混聚轻质复合板保温工程和墙体工程，配套材料应由系统供应商成套提供，并应按设计要求进行选用，不得更改系统构造和组成材料。

3.0.3  水泥基颗粒混聚轻质复合板保温系统及其构成材料应符合下列规定：

1  系统应与基层可靠连接，并在基层正常变形以及承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用下，不应产生裂缝、空鼓和有害的变形；

2 系统各组成部分应具有物理和化学稳定性；所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性；

3  保温工程应具有防水渗透性能；

4  用于外墙内保温工程时，水泥基颗粒混聚轻质复合板及其组成材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325相关规定。

3.0.4  水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体应符合下列规定：

1  水泥基颗粒混聚轻质复合条板应为非承重结构，并应与梁、板、柱、墙等有可靠连接；

2  水泥基颗粒混聚轻质复合条板应根据功能设计要求，采取抗震、隔声、防水防渗、防裂等措施；当水泥基颗粒混聚轻质复合条板自身的保温隔热性能不能满足建筑热工设计时，可采用外墙外保温构成复合墙体保温系统；

3  水泥基颗粒混聚轻质复合条板抗震性能应符合现行行业标准《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的有关规定。

3.0.5  采用水泥基颗粒混聚轻质复合条板的建筑围护结构，其保温、隔热和防潮性能应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176、《公共建筑节能设计标准》 GB50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ l34和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 75的有关规定；防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

3.0.6  水泥基颗粒混聚轻质复合板的设计，在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构正常变形影响下，应具有安全性，并应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

- 4 材料

4.1 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板

4.1.1  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板不应有裂缝、破损等可见缺陷，规格尺寸由供需双方商定，尺寸允许偏差应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1  尺寸允许偏差

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度（mm) | ± 3 | GB/T 29906 |
| 宽度（mm) | ±2 |  |
| 厚度（mm) | 0~+2.0 |  |
| 对角线差（mm) | ≤5 |  |
| 板边平直度（mm) | ≤2 |  |
| 板面平整度（mm) | ≤2 |  |
| 注：本表的允许偏差以1200mm×600mm为基准，超过基准尺寸供需双方协商 |  |  |

4.1.2  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的性能应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2  水泥基颗粒混聚轻质复合板的性能

| 项目 |  |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m3） |  |  | ≤150 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 体积吸水率（v/v）（%） |  |  | ≤10 |  |
| 导热系数（平均温度25℃±2℃）（W/（m·K）） |  |  | ≤0.048 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295 |
| 抗压强度（MPa） |  |  | ≥0.15 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 弯曲强度（MPa) |  |  | ≥0.20 |  |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） |  |  | ≥0.10 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
| 软化系数 |  |  | ≥0.70 |  |
| 尺寸稳定性（% ） （70±2）℃，48h |  |  | ≤0.8 | 《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811 |
| 干燥收缩率，% |  |  | ≤0.6 | 《无机轻集料防火保温板通用技术要求》JG/T435 |
| 抗冻性 | 质量损失率，% |  | ≤5.0 |  |
|  | 抗压强度损失率，% |  | ≤25.0 |  |
| 燃烧性能 |  |  | A（A2）级 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |
| 放射性 |  | 内照射指数IRa | ≤1.0 | 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 |
|  |  | 外照射指数Ir | ≤1.0 |  |
| 注：1.当抗压强度测试试样在压缩变形10%没有破坏时，则试样压缩变形10%时的荷载为破坏荷载，试验结果为5个试样试验数据的算术平均值。 2.用于外墙外保温工程时，可不检测放射性。 3.非型式检验时，检验报告中应注明样品范围。 |  |  |  |  |

4.2水泥基颗粒混聚轻质复合条板

4.2.1  水泥基颗粒混聚轻质复合条板的主要性能指标应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1水泥基颗粒混聚轻质复合条板的性能指标

| 项目 |  | 指标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 （kg/m3） |  | ≤400 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 抗冲击性能 | 软质撞击 | 经5次抗冲击实验后，板面无裂纹 | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451 |
|  | 硬质撞击 | 落球法试验冲击1次，板面无贯通裂纹 | 《纤维增强硅酸钙板 第2部分:温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2 |
| 弯曲抗拉强度（MPa） |  | ≥1.5 | 《混凝土结构试验方法》GB/T 50152 |
| 弯曲弹性模量（MPa） |  | ≥180 | 《木丝水泥板应用技术规程》JGJ/T 377 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥3.5 | 《混凝土结构试验方法》GB/T 50152 |
| 导热系数（平均温度25℃±2℃）（W/m·k） |  | ≤0.14 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） |  | ≥0.1 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
| 空气声隔声量（dB） |  | 满足设计要求 | 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T 19889.3 |
| 吊挂力（N） |  | 荷载1000N静置24h，板面无宽度超过0.5mm的裂缝 | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451 |
| 抗冻性 |  | 不应出现可见的裂纹且表面无变化 | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451 |
| 耐火极限（h） |  | 满足设计要求 | 《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》GB/T 9978.1 |
| 燃烧性能 |  | A1 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |
| 抗风荷载性能 |  | 不小于风荷载设计值 | 供需双方商定 |
| 放射性、 | 内照射指数IRa | ≤1.0 | 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 |
|  | 外照射指数Ir | ≤1.0 |  |
| 注：1. 对于外墙板可不检测软质撞击及放射性。 2. 对于内隔墙板可不检测硬质撞击及抗风荷载性能。 3. 水泥基颗粒混聚轻质复合条板用于夏热冬暖地区时，可不检测抗冻性。 |  |  |  |

4.2.2  水泥基颗粒混聚轻质复合条板的厚度不宜小于80mm；其规格尺寸应符合表4.2.2-1的规定，尺寸允许偏差应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-1水泥基颗粒混聚轻质复合条板的规格尺寸要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 厚度（mm） | 80~150 |
| 宽度（mm） | 600，1200 |
| 长度（mm） | 2400~3200 |
| 其他尺寸 | 由供需双方商定 |

表4.2.2-2水泥基颗粒混聚轻质复合条板的尺寸允许偏差

| 项 目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长 度 | ±5mm | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451 |
| 宽 度 | ±2mm |  |
| 厚 度 | ±1mm |  |
| 板面平整度 | ≤2mm |  |
| 对角线差 | ≤6mm |  |
| 侧向弯曲 | ＜L/1000mm |  |

4.2.3水泥基颗粒混聚轻质复合条板的外观应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3水泥基颗粒混聚轻质复合条板外观

| 项 目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 蜂窝气孔，长径5mm~30mm | ≤3处/板 | 观察法 |
| 缺棱掉角，宽度×长度10mm×25mm~20mm×30mm | ≤2处/板 | 观察法 |
| 板面裂缝，长度50mm~100mm，宽度0.5mm~1.0mm | ≤2处/板 | 观察法 |

4.3 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板保温系统配套材料

4.3.1 屋面及薄抹灰外墙保温系统用胶粘剂的性能指标应符合表4.3.1的规定。

4.3.1 胶粘剂的性能指标

| 项目 |  |  |  | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（MPa）（与水泥砂浆） | 原强度 |  |  | ≥0.6 |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
|  | 耐水 强度 | 浸水48h，干燥2h |  | ≥0.3 |  |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d |  | ≥0.6 |  |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） （与保温板） | 原强度 |  |  | ≥0.10 | 破坏发生在保温板中 |  |
|  | 耐水 强度 |  | 浸水48h，干燥2h | ≥0.06 |  |  |
|  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10 |  |  |
| 可操作时间（h） |  |  |  | 1.5～4.0 |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |

4.3.2  外墙内保温系统用粘结石膏应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

4.3.3  屋面及薄抹灰外墙保温系统抹面胶浆的性能指标应符合表4.3.3的要求。

表4.3.3 抹面胶浆的性能指标

| 项目 |  |  |  | 指 标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 （与保温板）（MPa） |  | 原强度 |  | ≥0.10 | 破坏发生在保温层中 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
|  |  | 耐水强度 | 浸水48h,干燥2h | ≥0.06 |  |  |
|  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10 |  |  |
|  |  | 耐冻融强度 |  | ≥0.10 |  |  |
| 柔韧性 | 压折比（水泥基） |  |  | ≤3.0 |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
| 吸水量（g/m2） |  |  |  | ≤500 |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
| 不透水性（2h） |  |  |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
| 可操作时间（h） |  |  |  | 1.5～4.0 |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
| 放射性 |  |  | 内照射指数（IRa） | ≤1.0 |  | 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 |
|  |  |  | 外照射指数（Iγ） | ≤1.0 |  |  |

注：用于外墙外保温工程时，可不检测检放射性。

4.3.4  玻纤网应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的有关规定。

4.3.5  锚栓应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的有关规定。

4.3.6  锚固件应符合现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定。4.3.7  涂装材料应使用具有良好透气性的水性涂装材料、砂壁状涂料以及饰面砂浆等，并应符合相应的产品标准要求，严禁使用溶剂型涂装材料。

4.3.8  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙外保温用腻子的性能指标应符合现行行业标准《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T 229的要求；外墙内保温用腻子的性能指标应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T298的要求。

4.3.9  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙保温系统中所采用的辅件，包括滴水线条、底座托架、密封膏、密封条、包角条等应与外保温系统具有相容性，并分别符合相应的产品标准要求。

4.3.10  屋面保温工程用防水材料、找坡材料、挂瓦条、顺水条等系统配套材料应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的有关规定和设计要求。

4.4 水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体配套材料

4.4.1  细石混凝土或水泥砂浆，应分别符合国家现行标准《预拌混凝土》GB/T 14902和《预拌砂浆》JG/T 230的有关规定.

4.4.2  胶粘剂的性能指标除应符合表4.3.1的规定外，其抗剪强度不应低于1.5MPa。

4.4.3  用于加固预埋钢件、植筋、埋钉的结构胶除应符合设计要求外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的有关规定

4.4.4  钢或铝合金等金属型材以及配合使用的钢板卡、角码、门型码、销钉、预埋件等，其材质应符合建筑用钢材、铝材标准的规定，配套使用的钢材应进行防锈处理。

4.4.5  墙面腻子、抹灰等材料应与轻质保温墙板相适应。

4.4.6  斜楔宜采用三角形的木楔，垫块可用水泥砂浆制成，顶胶块宜采用弹性橡胶制成。

4.5 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板保温系统

4.5.1  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙外保温系统、外墙内保温系统的性能应分别符合表4.5.1-1，4.5.1-2的规定。

表4.5.1-1  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板薄抹灰外墙外保温系统的性能指标

| 项目 |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 |  | 经耐候性试验后，不得出现空鼓、剥落或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
|  | 抹面层与保温板拉伸粘结强度（MPa） |  | ≥0.10 |  |
| 耐冻融性 | 外观 |  | 试验后无可渗水裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
|  | 抹面层与保温板拉伸粘结强度（MPa） |  | ≥0.10 |  |
| 抗冲击性 |  | 首层 | 10J级 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
|  |  | - 二层及以上 | 3J级 |  |
| 吸水量 |  |  | 系统在水中浸泡1h后的吸水量小于1.0kg/m2 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
| 热阻 |  |  | 实测值, 符合设计要求 | 《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475 |
| 保护层不透水性 |  |  | 2h不透水 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
| 防护层水蒸气渗透阻 |  |  | 符合设计要求 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
| 水蒸气透过湿流密度，g/(m2•h) |  |  | ≥0.85 | GB/T 29906 |

表4.5.1-2水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙内保温系统的性能指标

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 系统拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
| 抗冲击性（次） | ≥10 | 《外墙内保温板》JG/T 159 |
| 热阻 | 符合设计要求 | 《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475 |
| 防护层水蒸气渗透阻 | 符合设计要求 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |

4.5.3  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板屋面保温系统的性能应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定。

- 5 设计与构造

## 5.1 一般规定

5.1.1  选用水泥基颗粒混聚轻质复合保温板保温系统时，各种组成材料应配套供应，不得更改组成材料、系统构造和配套材料。配套材料、配件应与系统性能相容，并应符合相关标准的规定。

5.1.2  建筑热工计算水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的传热系数和蓄热系数时，应考虑修正系数α，用于外墙保温时，α应取值1.1，用于屋面保温时，α应取值1.3。

5.1.3  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板墙体及屋面保温工程的热工和节能设计除应符合本规程第3.0.3条的规定外，尚应符合下列规定：

1  对于外墙外保温工程，保温层内表面温度应高于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度；门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施；保温系统应考虑金属锚固件、承托件热桥的影响。

2  采用水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙内保温系统时，外墙热桥部位内表面温度不应低于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度；墙体内部有可能出现冷凝时，应进行冷凝受潮验算，必要时应设置隔汽层。

5.1.4  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板保温工程应做好密封和防水构造设计，重要部位应有详图。

5.1.5  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板墙体的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

5.1.6  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板墙体的的防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

## 5.2 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙保温工程

I 薄抹灰外墙外保温工程

图5.2.1薄抹灰外墙外保温系统基本构造

1—基层墙体；2—界面层；3—找平层；4—粘结层；5—水泥基颗粒混聚轻质复合保温板；

6—抹面层；7—锚栓；8—饰面层

5.2.1  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板薄抹灰外墙外保温系统（图5.2.1）应由依附于基层墙体的界面层、找平层、粘结层、水泥基颗粒混聚轻质复合保温板、抹面层和饰面层构成。当基层墙体的表面状况满足外墙保温设计要求时，可不做界面层和找平层；抹面层中应内置玻纤网增强，饰面层材料宜为涂料或饰面砂浆。

5.2.2  薄抹灰外墙外保温系统的使用高度不宜超过100m。当高度超过100m时，应以实测抗风压值进行计算，并应满足设计要求。

5.2.3  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外保温系统的构造应符合下列要求：

1  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板与基层的连接应采用粘锚结合的固定方式，并以粘贴为主；

2  固定水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的锚栓应设置在玻纤网外侧；对于首层及加强部位，固定水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的锚栓均应设置在两层玻纤网之间；

3  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外保温系统的节点构造详图设计，应结合勒脚、女儿墙与屋面交界处等部位需安装底座托架的设置要求。

5.2.4  外墙阳角和门窗外侧洞口周边及四角部位，应采用玻纤网增强，并应符合下列规定：

图5.2.4 门窗洞口部位示意图

1—玻纤网；2—水泥基颗粒混聚轻质复合保温板

1  薄抹灰外墙外保温系统中，建筑物的首层、外墙阳角部位的抹面层中应设置专用护角线条增强，护角线条应位于两层玻纤网之间；

2  薄抹灰外墙外保温系统中，二层以上外墙阳角以及门窗外侧周边部位的抹面层中应采用附加增强型玻纤网，附加玻纤网搭接宽度不应小于200mm；

3  门窗洞口周边的玻纤网应翻出墙面100mm，并应在四角沿45º 方向加铺一层200mm×300mm的玻纤网（图5.2.4）。

5.2.5  固定水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的锚栓设置方式应符合下列规定：

1  固定水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的锚栓数量，用于薄抹灰外墙外保温系统时，锚栓数量不应少于6个/m2；任何面积大于0.1 m2的单块板应设置一个锚栓；

2  锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度不应小于30mm，进入其他实心砌体基层的有效锚固深度不应小于50mm；对于空心砌块、多孔砖等砌体应采用回拧打结型锚栓；

3  薄抹灰外墙外保温系统中，位于外墙阳角、门窗洞口周围及檐口下的水泥基颗粒混聚轻质复合保温板，应加密设置锚栓，其间距不宜大于300mm，锚栓距基层墙体边缘不宜小于60mm。

5.2.6  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板用于勒脚部位的外保温构造，应符合下列规定：

1  勒脚部位的水泥基颗粒混聚轻质复合保温板与室外地面散水间的缝隙应符合设计要求；当无设计要求时，应预留不小于20mm缝隙，缝隙内宜填充泡沫塑料，外口应设置背衬材料，并用建筑密封膏封堵；

2  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板底部应设置铝合金或防腐处理的金属托架，托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙外保温系统损坏。

5.2.7  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板用于檐口、女儿墙部位的外保温构造，应采用保温隔热板对檐口的上下侧面、女儿墙部位的内外侧面整体包覆。

5.2.8  基层墙体设有变形缝时，水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙外保温系统应在变形缝处断开，且水泥基颗粒混聚轻质复合保温板用于变形缝部位时的外保温构造，应符合下列规定：

1  变形缝处应填充柔性保温材料，填塞深度应大于缝宽的3倍；

2  变形缝处应采用金属盖缝板，宜采用铝板或不锈钢板，对变形缝进行封盖；

3  变形缝两侧的基层墙体处可胶粘玻纤网，再翻包到水泥基颗粒混聚轻质复合保温板，玻纤网的先置长度与翻包搭接长度不应小于100mm。

II  外墙内保温工程

5.2.9  外墙内保温系统根据构造不同可分为薄抹灰外墙内保温系统和龙骨面板外墙内保温系统。

5.2.10  薄抹灰外墙内保温系统应由粘结层、水泥基颗粒混聚轻质复合保温板、抹面层和饰面层组成，水泥基颗粒混聚轻质复合保温板应采用粘结剂或粘结石膏粘贴固定在基层上，抹面层中应压入玻纤网。饰面层可采用涂料和墙纸或墙布等（图5.2.11）。

图5.2.11 薄抹灰外墙内保温系统

1—基层；2—找平层（必要时）；3—粘结层；4—水泥基颗粒混聚轻质复合保温板；5—抹面层（内嵌玻纤网）；6—饰面层（板缝填充材料标注）

5.2.11 龙骨面板外墙内保温系统构造应由粘结层、水泥基颗粒混聚轻质复合保温板、龙骨固定件、防护面板和饰面层组成，水泥基颗粒混聚轻质复合保温板应采用粘结剂或粘结石膏粘贴固定在基层上，防护面板可为纸面石膏板、无石棉硅酸钙板或无石棉纤维水泥平板，饰面层可采用涂料和墙纸或墙布等（图5.2.11）。

图5.2.11龙骨面板外墙内保温系统

- 基层；2—找平层（必要时）；3—粘结层；4—水泥基颗粒混聚轻质复合保温板；5—面板；

6—饰面层；7—螺钉；8—龙骨

5.2.12  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙内保温系统的构造应符合下列要求：

1  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板与基层墙体的连接宜采用粘贴的固定方式；

2  内保温工程砌体外墙或框架填充墙，在混凝土构件外露时，应在其外侧面加强保温处理；

3  内保温工程宜在墙体易裂部位及与屋面板、楼板交接部位采取抗裂构造措施；

4  抹面层的增强材料宜采用玻纤网；

5  做内保温时门窗洞口四角和外墙阴阳角等处应设置附加增强网，门窗洞口内侧面应做保温。

## 5.3 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板屋面保温工程

5.3.1  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板可应用于正置式屋面保温系统及倒置式屋面保温系统（5.3.1-1、5.3.1-2），构造形式应符合国家现行标准《屋面工程技术规范》GB 50345等相关标准的规定。

图5.3.1-1水泥基颗粒混聚轻质复合保温板正置式屋面基本构造

l—基层屋面；2—找坡层；3—水泥基颗粒混聚轻质复合保温板；4—找平层；5—防水层；6－保护层

图5.3.1-2 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板倒置式屋面基本构造

l—基层屋面；2—找坡层；3—找平层；4—防水层； 5—水泥基颗粒混聚轻质复合保温板；6—隔离层；7－保护层

5.3.2  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的厚度应根据建筑节能设计标准经计算确定。屋面容易形成热桥部位均应进行保温处理，屋面在与室内空间有关联的天沟、檐沟处，应铺设发水泥基颗粒混聚轻质复合保温板；在天沟、檐沟、檐口与屋面交接处，水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的铺设应延伸到墙内，伸入长度不应小于墙厚的1/2。

## 5.4 水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程

5.4.1  水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程的建筑设计应按模数协调的原则实现构配件标准化、产品定型化。

5.4.2  水泥基颗粒混聚轻质复合条板的厚度应满足建筑抗震、防火、隔声等功能要求，并应符合下列规定：

1  单层条板用作内分室隔墙时，条板厚度不应小于80mm；

2  单层条板用作分户墙时，条板厚度不宜小于100mm；

3  双层条板用作内分室隔墙或分户墙时，条板厚度不宜小于80mm，并且两条板间距宜为10mm~50mm。

5.4.3  水泥基颗粒混聚轻质复合条板用于内隔墙时，可进行竖向接高，且竖向接板不宜超过一次；条板对接部位应有连接措施，其安装高度应符合下列规定：

1  80mm到100mm（不含100mm）厚度之间的条板隔墙的安装高度不应大于3.6m；

2  100mm到150 mm厚度之间的条板隔墙的安装高度不应大于4.5m；

3  其他厚度的条板隔墙接板安装高度，可由设计单位与安装单位协商确定。

5.4.4  水泥基颗粒混聚轻质复合条板之间的拼接，宜采用榫接及穿钉的连接方式，并应符合下列规定：

1  条板榫接处应采用粘接砂浆进行粘合，且饱满度应大于80%；

2  在条板上端部，可向下30°角，楔入铝合金片或镀锌金属片，辅助连接相邻的两块条板；

5.4.5水泥基颗粒混聚轻质复合条板用于内隔墙时，条板与主体结构之间的连接应符合下列规定：

1  在非抗震设防区，条板与混凝土主体墙体、结构柱、顶板之间应采用胶粘剂粘接，胶粘剂应密实饱满；条板下端与楼地面结合处宜留出安装空间，条板安装完毕后，宜采用水泥砂浆或细石混凝土填塞、捣实；

2  在抗震设防区，水泥基颗粒混聚轻质复合条板与顶板、结构柱、主体墙体连接应采用镀锌钢板卡件，并使用膨胀管螺丝、射钉固定（图5.4.5）；条板与顶板、结构梁的接缝处，钢卡间距不应大于600mm；条板与主体墙、柱的接缝处，钢卡可间断布置，间距不应大于1m。

图5.4.5-1 条板与顶梁的连接            图5.4.5-2 条板与楼面的连接

图5.4.5-3 条板与柱的连接

1-主体结构；2-水泥基颗粒混聚轻质复合条板；3-卡件；4-胶粘剂；5-膨胀螺栓；6-镀锌钢钉；7-玻纤网布条；8-楼地面垫层按工程设计

5.4.6  水泥基颗粒混聚轻质复合条板开槽及管线安装应符合下列规定：

1  水泥基颗粒混聚轻质复合条板作为隔墙板时，不宜横向开槽，墙面开槽深度不应大于墙厚的2/5，并应对开槽部位进行补强修复，严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞，其间距应错开150mm以上；

2  管线、插座、开关盒安装后，应采用粘结材料填实、固定。

5.4.7  水泥基颗粒混聚轻质复合条板的接缝设计应符合下列规定：

1  条板间接缝槽可直接采用抗裂砂浆抹平；

2  条板与建筑主体结构结合处及墙体阴、阳角接缝处，应填充密实，并宜采用抗裂砂浆封缝，当条板表面需要采用抹灰层找平时，上述部位应进行表面防裂处理；

3  门、窗洞上角、过梁板接缝处、设管、线、箱、盒开槽回填处均应进行表面防裂处理；

4  条板用于外墙板的接缝及窗口处，必须做防水处理，可根据不同部位接缝的特点及当地的气候条件，选用防水构造和防水材料进行处理。

5.4.8 水泥基颗粒混聚轻质复合条板隔墙吊挂重物时，应符合下列要求：

1  吊挂重物和设备质量超过100kg时，不应单点固定，并应根据使用要求设置预埋件或采取加固措施；

2  吊挂点的间距应大于300mm，钢材锚固件应做防锈处理。

- 6 施 工

## 6.1 一般规定

6.1.1  水泥基颗粒混聚轻质复合板，装卸过程中应轻拿轻放避免磕碰，运输时，应采用包装的绑扎措施，并应采用板材侧立的堆放方式。

6.1.2  水泥基颗粒混聚轻质复合板的施工应编制专项施工方案，并进行技术交底，施工人员应经过培训并经考核合格。

6.1.3  进入施工现场的水泥基颗粒混聚轻质复合板及其配套材料，应符合国家现行有关标准的规定及设计要求，并具有生产厂家提供的产品合格证及产品说明书等技术文件；有关各方应做好进场验收记录。

6.1.4  施工中应进行过程控制，完成上一道工序的验收后，方可进行下一道工序的施工，并做好隐蔽工程和检验批验收。

6.1.5  粘贴水泥基颗粒混聚轻质复合板期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒；5级以上大风天气和雨天时，不得进行外墙外保温工程施工。

6.1.6  水泥基颗粒混聚轻质复合板施工完工后应做好成品保护。

## 6.2 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙保温工程

I 施工准备

6.2.1  外墙保温系统施工前，应对基层质量进行验收。基层墙体应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的要求，并应符合下列规定：

1  外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求，门窗框或辅框应安装完毕。

2  伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕，并应按外保温系统厚度留出间隙。

6.2.2  外墙外保温施工用吊篮或专用保温施工脚手架的安装应满足施工作业要求，并安全检查合格后方可使用。脚手架离墙距离应适中，脚手板铺设应与外墙板面分格相适应。

6.2.3  外墙保温大面积施工前，应在现场采用相同材料、相同构造做法和工艺制作样板墙或样板间，并经有关各方确认后，方可进行施工。

6.2.4  外墙内保温施工前，应对热桥部位进行保温处理。

6.2.5  做外墙内保温时，阴、阳角处的保温隔热板，应做切边处理，以便保温层闭合。

II 施工要点

6.2.6  基层处理应符合下列规定：

1  基层表面应清洁、无油污，脱模剂等妨碍粘结的附着物、凸起、空鼓和疏松部位应剔除并修补；

2  基层墙体的允许偏差应满足表6.2.6的规定，不符合要求的，应进行砂浆找平。找平层应与基层粘结牢固，不得有脱层、空鼓、酥松、裂缝，面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象，并且找平层与基层墙体的粘结强度不应低于0.3MPa，基层墙体为混凝土墙、灰砂砖墙、混凝土小型空心砌块墙时，基层墙体与水泥砂浆找平层之间应采用相应的界面剂处理。

表6.2.6基层墙体的允许偏差

| 项 目 |  |  |  | 指标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体 基层墙体 | 墙面垂直度 （mm） | 每层 |  | 5 | 2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 经纬仪或吊线检查 |
|  |  |  | ＞10m | 20 |  |
|  | 表面平整度（mm） |  |  | 5 | 2m直尺和楔形塞尺检查 |
| 混凝土 基层墙体 | 墙面垂直度 （mm） | 层间 | ≤5m | 8 | 经纬仪或吊线检查 |
|  |  |  | ＞5m | 10 |  |
|  |  | 全高（H） |  | H/100 且≤30 |  |
|  | 表面平整（mm） | 2m长度 |  | 5 | 2m直尺和楔形塞尺检查 |

6.2.7  弹控基准线应符合下列规定：

1  在外墙各阴阳角及其它必要处应挂垂直基准线；

2  在每个楼层的适当位置应挂水平线。

6.2.8  粘接砂浆、抹面砂浆的配制应符合下列规定：

1  配合比应按材料供应商提供的产品说明书进行配制，专人负责、严格计量、机械搅拌，确保搅拌均匀；

2  搅拌时间自投料完毕后不宜小于5min，一次配制用量以可操作时间内用完为宜，夏季施工时间宜控制在2h 内或按产品说明书中规定的时间用完。

6.2.9 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的粘贴应符合下列规定：

1  水泥基颗粒混聚轻质复合板用于外墙外保温工程，粘贴前，宜在底层及每两层安装托架；

2  胶粘剂应按规定在现场加水搅拌，胶粘剂应避免太阳直射，并应在规定时间内用完；

3  水泥基颗粒混聚轻质复合板与基层墙体应采用粘锚结合的固定方式，且应采用点框法或条粘法进行粘贴，有效粘贴面积不应低于保温隔热板板面积的60%；保温隔热板侧面严禁涂抹胶粘剂，板与板之间的接缝缝隙不宜大于2mm；

4  水泥基颗粒混聚轻质复合板应自下而上沿水平方向铺贴，板缝自然靠紧，相邻板面应平齐；上下排之间板材的粘贴应错缝1/2板长，局部最小错缝不应小于200mm；

5  对水泥基颗粒混聚轻质复合板各终端部位（侧边外露处）均应在贴板前先行粘贴翻包用的窄幅玻纤网；

6  在墙面转角处发水泥基颗粒混聚轻质复合板应交错咬合；

7  水泥基颗粒混聚轻质复合板在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时，应先弹出垂直基准线，门窗洞口四角部位的板材应采用整块保温隔热板裁成“L”型进行铺贴，不得拼接。接缝距洞口四周距离不应小于100mm；

8  水泥基颗粒混聚轻质复合板保温层与门窗框的接口处应在板材施工前设置翻包网；所有穿过板材的穿墙管线与构件，其出口部位应用预压密封带实施包转密封；

9  水泥基颗粒混聚轻质复合板粘帖的平整度、垂直度应符合要求，每贴完一块，应及时清理挤出的砂浆。板材与板板之间的缝隙应均匀一致达到设计要求。

6.2.10  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的抹面应符合下列规定：

1  水泥基颗粒混聚轻质复合板粘贴完毕1~2天后，可进行抹面砂浆的施工；

2  抹面胶浆应按规定在现场加水搅拌，应避免太阳直射，并宜在可操作时间内用完；

3  普通型抹面层宜采用单层玻纤网增强，首先应在保温隔热板表面均匀涂抹一道厚度为2～3mm左右的抹面砂浆，涂抹完毕后应及时将玻纤网压入砂浆中，待砂浆干硬至可触碰时，应采用锚栓固定保温隔热板，并应抹第二道厚度为1～2mm的抹面胶浆，直至全部覆盖玻纤网；

4  加强型抹面层应增设一层玻纤网，增贴的网格布应对接，第一层抹面胶浆厚度应为3mm左右，并应及时湿压入第一层玻纤网，待砂浆稍干硬至可触碰时应安装锚固件，并应用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及其周边；第一道抹面胶浆养护1d~2d后可进行第二道抹面胶浆的施工，厚度为3mm~5mm左右，并及时压入第二层玻纤网；第二道抹面胶浆稍干可薄抹第三道抹面胶浆，抹平并应使抹面层厚度达到设计要求。

5  玻纤网的铺设应抹平、找直，并应保持阴阳角的方正和垂直度，玻纤网的上下、左右之间均应有搭接，其搭接宽度不应小于100mm；玻纤网不得直接铺设在水泥基颗粒混聚轻质复合板表面，并不得外露，不得干搭结；

6  抹面胶浆和玻纤网铺设完毕后，不得挠动，静置养护不少于24h，才可进行下一道工序的施工。在寒冷潮湿气候条件下，还应适当延长养护时间。

6.2.11 饰面层施工应符合下列规定：

1  抹面层施工完毕后，应养护7d后，再进行饰面层施工；

2  涂料饰面层施工时，在抹面层上应采用柔性耐水腻子批嵌平整，不得采用普通腻子，涂料施工工艺及质量要求应符合相关标准规定。

## 6.3 水泥基颗粒混聚轻质复合板屋面保温工程

I 施工准备

6.3.1  穿出屋面的管道、设施和预埋件等，应在屋面保温层施工前安装。

6.3.2  对于倒置式屋面保温工程时，应隐蔽工程验收合格后进行保温隔热板的施工。

6.3.3  施工前应清理干净基层的灰浆、浮灰、杂物等，保持作业面干净、干燥。

II 施工要点

6.3.4  当设计屋面有隔汽层时，应先进行隔汽层施工，然后再铺设水泥基颗粒混聚轻质复合板。

6.3.5  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的铺设应符合下列要求：

1  相邻水泥基颗粒混聚轻质复合板之间应错缝拼接，分层铺设的板材上下层之间应相互错缝，板间缝隙应用切割的水泥基颗粒混聚材料垫稳，嵌填密实。

2  采用干铺法施工时，水泥基颗粒混聚轻质复合板可直接铺在结构层或隔汽层上，逐行铺设铺平、垫稳、缝对齐，厚度应一致。

3  采用砂浆粘贴法施工时，应满铺粘贴，粘结剂的厚度不应小于5mm，板材之间应贴严。粘结剂固化前不得上人踩踏。

4  采用机械固定法施工时，固定件应固定在结构层上，固定件规格、布置方式、布置间距应符合设计要求。

6.3.6  倒置式施工时，应铺设临时保护措施，对防水层进行保护。施工过程中应防止对防水层的破坏。

## 6.4 水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程

I 施工准备

6.4.1  施工现场水泥基颗粒混聚轻质复合条板安装部位的结构应验收完毕。

6.4.2  水泥基颗粒混聚轻质复合条板施工前应确定安装构造方案，编制墙板排板图，以及确定具体施工方案。

6.4.3  水泥基颗粒混聚轻质复合条板的外观质量应进行复验；安装配套材料、配件，均应满足工程设计要求，进场时应提交产品合格证、检验报告等文件。

6.4.4  水泥基颗粒混聚轻质复合条板与配套材料、配件应由专人负责检查、验收和复检，并将记录和资料归入工程档案，不合格的墙板和材料、配件不得进入施工现场。

6.4.5  水泥基颗粒混聚轻质复合条板应分类堆放。堆放、运输应直立，并应采取措施防止倾倒。水泥基颗粒混聚轻质复合条板的堆放高度不宜超过二层。

6.4.6  水泥基颗粒混聚轻质复合条板安装前，应对基层进行清理，应凿平凸出物，清除杂物、浮灰。

II 施工要点

6.4.7  水泥基颗粒混聚轻质复合条板的安装应符合下列规定：

1  水泥基颗粒混聚轻质复合条板的安装线、门（窗）位置应按施工图及排板图标出。

2  水泥基颗粒混聚轻质复合条板的安装宜从主体结构（墙、柱）的一端向另一端顺序安装；有门洞时，可从洞口向两侧安装。

3  第一块水泥基颗粒混聚轻质复合条板安装时，可在条板的企口处及顶面均匀满刮粘结材料，上下对准墨线立板。当采用橡胶垫块安装时，条板的上端应均匀加放两个橡胶垫块。

4  立起的条板下端应采用撬棍调位，在条板的两侧应对应打入木楔使条板向上顶紧，同时对条板的位置和垂直度进行检查、微调定位，再在条板顶端安装加固钢角码固定。

5  第二块条板应按排板图顺序安装，在企口及顶面应均匀涂刮粘结材料，条板榫头应对准榫槽拼接挤紧，同时应调整墙面垂直度和平整度，合格后应进行固定，随即清理板面，重复进行上述工序。

6  一面墙安装后，应及时检查墙面平整度、垂直度。已安装的条板，应稳定、牢固，不得撬动。

7  墙体与四周主体结构的空隙，应用粘结材料填实、压平。

8  作为外墙板安装时，两块外墙板之间的龙骨应位于榫头和榫槽之间，钢龙骨应与主体结构连接紧密；条板与条板之间的粘结砂浆应当饱满，完全覆盖龙骨。

6.4.8  条板竖向接高时，上下板接缝中应填满M10水泥砂浆粘结料；板与板之间应定位准确，连接应牢固，并做好防裂处理。

6.4.9  门（窗）洞安装应符合下列规定：

1  采用工厂预制的门（窗）洞边条板及过梁条板时，应按排板图安装。

2  过梁条板及门头上条板安装时，应首先按照设计要求安装好竖向和横向龙骨，然后将相应的条板与龙骨进行锚接，同时将相邻条板粘结牢固。

3  门（窗）框的安装应在墙板安装完成7天后进行。

6.4.10  管、线安装应符合下列规定：

1  水、电、线（管）安装，应在条板安装完成7天后进行，双层条板墙体则应与条板安装配合进行。

2  线（管）应沿走线条板穿行。需要在条体上开槽、打孔安装暗线（管）时，应采用专用工具按所需尺寸单面切割开槽。

3  开关盒、插座安装时四周应用粘结材料填实、粘牢；控制柜、配电箱、水管的安装应按工程设计要求进行；天然气管不应在板内穿行，气管的安装应按专业设计要求进行。

4  线（管）安装应定位准确，穿墙处应装橡胶护套。暗线（管）安装完毕验收合格后，应采用水泥砂浆回填密实。槽口面应进行防裂处理。

5  当采用工厂预制的线（管）盒条板时，应按排板图安装。

6.4.11接缝及墙面整理应符合下列规定：

1  条板墙体与主体结构接缝、阴阳角接缝、门（窗）过梁板等接缝均应在安装固定后，用粘结砂浆填实、压平，缝口宜低于板面约3mm。墙体下部应采用M10砂浆粘结材料或C20细石混凝土填实、压平，保养3天后，可取出木楔并填实楔孔。

2  条板墙体与门、窗框接缝，线（窗）槽等处的密封及防裂处理，应在其安装、回填完毕7天后进行。

3  条板接缝槽可先用抗裂砂浆打底，再采用腻子抹面、刮平，均应在条板安装完毕7天后进行。

4  对有防渗漏要求的墙体，接缝宜勾成凹槽，并应按设计要求由专业人员进行防水处理。

5  墙面修补、清洁、整理宜在墙体安装、接缝处理完毕，干燥、稳定后进行。墙体不得有穿透通缝，表面不得有粘结材料收缩裂纹和脱胶现象。

6.4.12 水泥基颗粒混聚轻质复合条板外墙面抹灰宜采用聚合物砂浆，并同时内嵌玻纤网布或镀锌钢丝网增强；内外墙饰面应按设计要求的工序进行。

6.4.13墙体成品应做好保护措施，并应符合下列规定：

1  在施工过程中、工程验收前，墙体应采取防护措施，严禁碰撞。安装后的墙体7天内不得受侧向作用力。

2  工序应做好交接配合，在进行水、电、气等专业工种施工时，不得对已完成的墙体造成损坏。

3  成品墙体应防止物料污染、损坏墙面。

4  对完成刮腻子、未验收的墙体，如需修补应即时采取修补措施，完成后不得再进行任何剔凿。

- 7  质量验收

7.1.1  水泥基颗粒混聚轻质复合板保温及墙体工程的施工质量验收除应符合本规程的要求外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的有关规定。

7.1.2  水泥基颗粒混聚轻质复合板薄抹灰外墙外保温工程、外墙内保温工程的施工质量验收应符合国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144及《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

7.1.3  水泥基颗粒混聚轻质复合板外墙外保温工程施工质量验收应符合国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411及《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350的有关规定。

7.1.4  水泥基颗粒混聚轻质复合板屋面保温工程的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《屋面工程质量验收规范》GB50207和《坡屋面工程技术规范》GB 50693的有关规定。

7.1.5  水泥基颗粒混聚轻质复合板隔墙工程的施工质量验收应符合现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157的有关规定

7.1.6  水泥基颗粒混聚轻质复合板保温及墙体工程所应用的主要组成材料应按表7.1.6规定进行现场抽样复验，抽样数量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411对于检查数量的规定。

表7.1.6  水泥基颗粒混聚轻质复合板保温及墙体工程主要组成材料复验项目

| 类别 | 材料 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 薄抹灰外墙外保温工程 | 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板 | 密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度 |
|  | 胶粘剂 | 与保温板的拉伸粘结强度的原强度 |
|  | 抹面胶浆 | 与保温板的拉伸粘结强度、干燥收缩值 |
|  | 玻纤网 | 单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率 |
| 外墙内保温工程 | 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板 | 密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度 |
|  | 胶粘剂 | 与保温板的拉伸粘结强度的原强度 |
|  | 粘结石膏 | 凝结时间、与保温板拉伸粘结强度 |
|  | 粉刷石膏 | 凝结时间、与保温板拉伸粘结强度 |
|  | 抹面胶浆 | 与保温板的拉伸粘结强度、干燥收缩值 |
|  | 玻纤网 | 单位面积质量、拉伸断裂强力 |
| 屋面保温工程 | 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板 | 密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度 |
| 水泥基颗粒混聚轻质复合板墙体工程 | 水泥基颗粒混聚轻质复合条板 | 热阻、面密度、条板厚度 |

7.1.7  水泥基颗粒混聚轻质复合条板作为外墙板使用时，除应符合本规程7.1.5条款的规定外，尚应进行结构性能检验，并应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定的检验数量和试验方法进行承载力和挠度检验，承载力检验系数允许值应取1.35。

7.1.8  水泥基颗粒混聚轻质复合条板外墙体工程应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有下列内容的文字记录和图像资料：

1  主体结构基层及表面处理；

2  连接节点处理及连接质量；

3  热桥部位的处理；

4  外墙面增强网的铺设；

5  条板板缝及构造节点。

7.1.9  水泥基颗粒混聚轻质复合条板外墙体工程验收时，应检查下列文件和记录：

1  水泥基颗粒混聚轻质复合板保温条板外墙板的施工图、设计说明及其他设计文件；

2  主要材料，设备和构件的质量证明文件，进场检验记录，进场复验报告等；

3  施工技术交底记录；

4  隐蔽工程验收记录；

5  施工记录和检验批质量验收记录表。

7.1.10  水泥基颗粒混聚轻质复合条板外墙体工程检验应以每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批。

7.1.11  水泥基颗粒混聚轻质复合条板外墙体工程检验批质量验收的控制项目应符合表7.1.11的规定。

表7.1.11 水泥基颗粒混聚轻质复合条板外墙体工程检验批质量验收的控制项目

| 控制类别 | 项目名称 | 检验方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 产品出厂合格证、质量报告 | 查验进场产品质量文件 | 按进场批数 |
|  | 与主体结构的连接方式应符合设计要求 | 检查连接件出厂检验报告、节点连接构造与连接质量 | 每个检验批抽查5%，并不应少于3处。 |
|  | 板缝处理应符合本规程规定和设计要求 | 检查隐蔽工程验收记录。 | 每个检验批抽查10%，并不应少于6处。 |
|  | 条板开槽及洞口修补符合本规程规定和设计要求 | 核对施工方案 | 全数检查 |
| 一般项目 | 条板表面应平整、洁净，接缝应均匀顺直。 | 观察 | 全数检查 |
|  | 条板与主体结构间填充材料应密实、均匀 | 轻敲检查；检查隐蔽工程验收记录 | 每个检验批抽查10%，并不应少于5处。 |
|  | 条板安装允许偏差应符合设计要求和本规程的规定。 | 观察，尺量检查。 | 每个检验批抽查10%，并每个检验批抽查数量不应少于3处。 |

- 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB50009

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《混凝土结构试验方法标》GB/T 50152

《民用建筑热工设计规范》 GB 50176

《公共建筑节能设计标准》 GB50189

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《屋面工程质量验收规范》GB50207

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《屋面工程技术规范》GB 50345

《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

《建筑节能工程质量验收规范》GB 50411

《坡屋面工程技术规范》GB 50693

《预拌混凝土》GB/T 14902

《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811

《复层建筑涂料》 GB/T 9779

《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》GB/T 9978.1

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法》GB/T 10294

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475

《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T

19889.3

《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451

《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 75

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ l34

《外墙保温工程技术规程》JGJ 144

《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157

《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261

《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339

《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350

《木丝水泥板应用技术规程》JGJ/T 377

《纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2

《外墙内保温板》JG/T 159

《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T 229

《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

《建筑室内用腻子》JG/T 298

《预拌砂浆》JG/T 230

《外墙保温用锚栓》JG/T 366

中国工程建设协会标准

水泥基颗粒混聚轻质复合板应用技术规程

CECS  -202×

- 条文说明

目    录

1 总 则	33

2术 语	34

3 基本规定	35

4 材料	36

4.1 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板	36

4.2水泥基颗粒混聚轻质复合条板	36

4.3 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板保温系统配套材料	36

4.4 水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体配套材料	37

4.5 水泥基颗粒混聚轻质复合板保温系统	37

5 设计与构造	38

5.1 一般规定	38

5.2 水泥基颗粒混聚轻质复合板外墙保温工程	38

5.3 水泥基颗粒混聚轻质复合板屋面保温工程	39

5.4水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程	39

6 施 工	40

6.1 一般规定	40

6.2 水泥基颗粒混聚轻质复合板外墙保温工程	40

6.3 水泥基颗粒混聚轻质复合板屋面保温工程	41

6.4水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程	41

7 质量验收	42

- 1 总 则

1.0.1  本条主要阐明制定本规程的目的，在于规范、控制和保证水泥基颗粒混聚轻质复合板在建筑工程中的工程质量，促进建筑行业健康发展。

水泥基颗粒混聚轻质复合板是一种防火等级为A2级的新型建筑材料，即可做为保温材料使用，也可作为轻质保温墙板使用，目前已被广泛应用于各类建筑保温工程或墙体工程。为满足行业生产发展和工程建设的需要，规范水泥基颗粒混聚轻质复合板在建筑工程中的应用，做到技术先进、安全适用、确保质量，制定本规程。这将对严格控制水泥基颗粒混聚轻质复合板工程施工质量，保证使用安全和工程建设质量具有重要意义，同时对促进行业技术进步，加快建筑材料新产品、新技术的推广，使经济合理、安全适用的新技术得到普及起到推动作用。本规程是依据现行国家和行业标准、规范的有关规定，并在对我国近些年来使用的水泥基颗粒混聚轻质复合板进行调研的基础上，结合水泥基颗粒混聚轻质复合板自身的特性和技术要求，同时参考了一些先进国家相关标准、规范而编制的。

1.0.2  本条说明了水泥基颗粒混聚轻质复合板的适用范围，包括外墙外保温工程、外墙内保温工程、屋面保温工程；此外，作为一类轻质保温墙板产品，水泥基颗粒混聚轻质复合板也可作为民用建筑的非承重隔墙使用。工业建筑在技术条件相同时也可适用。

- 1.0.3  凡国家现行标准中已有明确规定的，本规程原则上不再重复。在设计、施工及验收中除符合本规程的要求外，尚应满足国家现行有关标准的规定。国家现行强制标准包括建筑防火、建筑工程抗震等方面的标准和规范。国内外相关的配套专用技术，在满足本规程和相关标准规定的基础上，可参考采用。

- 2术 语

2.0.1~2.0.3  水泥基颗粒混聚轻质复合板的原料来源广泛，根据其干密度的差异，可分为两类，一是应用于建筑保温工程中的水泥基颗粒混聚轻质复合保温板，二是应用于非承重内隔墙的预制条板。

- 3  基本规定

3.0.1  水泥基颗粒混聚轻质复合板根据自身密度的不同，具有不同的热工、力学性能。因此，可根据不同的工程需要，选用不同类别的产品。

3.0.3  本条是对水泥基颗粒混聚轻质复合板保温系统的基本规定，编制时主要参考了现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 及《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。基层的正常变形是指，基层墙体或屋面在温度、含水率、风荷载、撞击力造成的正常变形，这种变形不应造保温复合墙体或屋面的裂缝、形成空鼓脱落。系统的各构造层次间应具有变形协调能力，若基层墙体或屋面、保温层、保护层材料的弹性模量、线膨胀系数相差过大，由温度、湿度变化造成的变形率和变形速度不一致，易造成保温层裂缝。保温系统各组成部分的物理－化学稳定性，主要包括系统的耐久性和部件的耐久性，首先保温系统在温度、湿度和收缩的作用下应是稳定的；其次，在正常使用条件和正常维护下，所有组成材料在系统使用寿命期内均应保持其特性。彼此相容是要求保温系统中任何一种组成材料应与其他所有组成材料相容；所有材料应是天然耐腐蚀或经耐腐蚀处理，这涉及玻纤网的耐碱性，金属固定件镀锌或涂防锈漆等防锈处理。

外墙外保温系统应能够防止雨、雪渗入建筑物内部，并且不应将水分迁移至任何可能造成损坏的部位；当用于外墙内保温系统中的厨房、卫生间、地下室等潮湿环境时，也因具有防水渗透性能。而实现建筑保温工程的防水渗透性能，主要靠系统的各构造层次组成材料，因此，需要慎重选择粘结层材料和防护层材料。

3.0.4  水泥基颗粒混聚轻质复合板自身的热阻与厚度有关，当水泥基颗粒混聚轻质复合条板自身的保温隔热性能不能满足建筑热工设计时，可采用外墙外保温或者外墙内保温构成复合墙体保温系统。

- 4 材料

- 4.1 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板

4.1.1  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板产品的厚度，通常由节能计算得到。为了减少保温板拼接的缝隙数量，在保证施工便利的前提下，宜选用尺寸较大的保温板产品。

4.1.2  水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的性能规定，综合考虑了水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的产品特点、使用条件和应用方式。鼓励在满足系统力学安全性的前提下，尽量降低保温隔热板的密度。

- 4.2水泥基颗粒混聚轻质复合条板

4.2.1  水泥基颗粒混聚轻质复合条板的性能分为材料基本性能要求和功能性要求两种。基本性能包含密度、弯曲抗拉强度、弯曲弹性模量、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度等；功能性项目包括空气声隔声量、吊挂力、抗冻性及耐火极限等。其中的基本性能主要从水泥基颗粒混聚材料本身的性能提出；而功能性项目，主要是从建筑或结构设计的要求来提出。本性能表中，未按照传统隔墙板给出不同厚度水泥基颗粒混聚轻质复合条板的隔声及耐火极限值，主要是考虑到，该性能要求与板材的厚度直接相关，而采用怎样的性能指标由建筑设计决定，并通过采用不同的厚度来到达设计要求。

4.2.2水泥基颗粒混聚轻质复合条板的厚度，由节能设计、耐火极限设计及隔声设计确定，本规程给出了一个常用区间供选择。

4.2.3水泥基颗粒混聚轻质复合保温板具有一定的脆性，在使用过程中容易被磕碰，因此，允许一定范围内的缺棱、缺角或者裂纹和孔洞的存在。

- 4.3 水泥基颗粒混聚轻质复合保温板保温系统配套材料

4.3.1~4.3.5 胶粘剂、粘接石膏、抹面胶浆、玻纤网、锚栓等作为水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外保温系统的配套材料，性能指标依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定及水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的工程实际制定。

4.3.6 锚固件为水泥基颗粒混聚轻质复合保温板外墙外保温系统的机械固定件，性能指标依据现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定及水泥基颗粒混聚轻质复合保温板的工程实际制定。

- 4.4 水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体配套材料

4.4.2  用作保温条板接缝、密封、嵌缝、填充部位的水泥胶浆、粘接材料的强度等级不应小于M5，细石混凝土的强度等级不应小于C15。

4.4.4  对普通刚卡做防锈处理，是为了避免出现锈蚀，保证工程质量安全，钢卡材料可采用Q235钢，并提出防腐处理的要求。

- 4.5 水泥基颗粒混聚轻质复合板保温系统

4.5.1水泥基颗粒混聚轻质复合条板保温系统主要包括薄抹灰外墙外保温系统和外墙内保温系统，系统性能主要依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、以及《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的相关规定制定。

- 5 设计与构造

## 5.1 一般规定

5.1.2  由于水泥基颗粒混聚轻质复合板导热系数、蓄热系数受温度、湿度等环境因素的影响较大，板材厚度在使用过程中有可能会发生一定变化，因此，将其导热系数和蓄热系数的修正系数结合工程应用情况进行了规定。

5.1.3  要求保温层内表面温度应高于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度，目的是保证基层和粘结砂浆不受冻融破坏。门窗框外侧洞口、阳台、女儿墙等热桥部位都有相当大的传热损失。当外保温系统中采用金属固定件和承托件时，应考虑它们的热桥影响，需做修正。

## 5.2 水泥基颗粒混聚轻质复合板外墙保温工程

5.2.1  本条文规定了水泥基颗粒混聚轻质复合板薄抹灰系统的基本构造，其中的饰面层材料宜选用涂料或饰面砂浆等轻质柔性材料，不宜选用面砖等相对较重的材料。

5.2.3  水泥基颗粒混聚轻质复合板与基层墙体的连接应采用粘锚结合的固定方式，并以粘贴为主，其中锚栓仅起辅助固定作用，不应采用锚栓而降低对胶粘剂的性能要求。由于水泥基颗粒混聚轻质复合板具有一定的脆性，因此锚栓应固定在玻纤网的外侧，增加保温层的整体性，防止破碎保温层的局部脱落。此外，由于水泥基颗粒混聚轻质复合板的自重相比传统有机保温材料较重，沿粘结界面有较高的剪切力，因此采用支托件可增加整体系统的力学安全性。

5.2.5  当仅考虑风荷载的作用力时，依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 20009，对水泥基颗粒混聚轻质复合板薄抹灰外墙外保温系统进行抗风荷载计算，可简要确定固定水泥基颗粒混聚轻质复合板锚栓（墙面与墙角处）的数量。由于墙角、边部位的体型系数通常大于墙面部分的体型系数，因此墙角部位的锚栓数量通常比墙面的要多，需加密处理。

5.2.6~5.2.8  该部分条文规定了勒脚、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点的处理方式，主要依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144及《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350的相关规定制定。

5.2.10~5.2.11  水泥基颗粒混聚轻质复合板外墙内保温系统构造依据现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261以及水泥基颗粒混聚轻质复合板的工程应用情况制定。薄抹灰构造和龙骨面板构造是水泥基颗粒混聚轻质复合板在外墙内保温工程中，最主要的两种应用方式。薄抹灰外墙内保温系统的具体做法与薄抹灰外墙外保温系统一致；对于龙骨面板系统，其中对无防水要求的还可采用石膏基粘接和抹灰材料，以及选用木龙骨和石膏板体系。内保温系统比较适用于室内精装修建筑，但应防止二次装修破坏保温系统。

## 5.3 水泥基颗粒混聚轻质复合板屋面保温工程

5.3.1  水泥基颗粒混聚轻质复合板作为板状保温材料，可应用于各类屋面保温系统中，其基本构造应符合国家现行标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《坡屋面工程技术规范》GB 50693和《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230的有关规定。

## 5.4水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程

5.4.3  为保证单层条板的安全性及水平变形性，对条板的安装高度给出了限制。

5.4.5  在抗震设防区，为保证墙板的牢固性和安全性，水泥基颗粒混聚轻质复合条板与主体结构之间应为柔性连接，柔性连接可避免主体结构产生挠度变形或地震时结构变形时，将条板压坏；同时增加钢卡的连接方式，是作为胶粘剂的补强措施，降低条板或主体结构的振动时，胶粘剂的脱开。

5.4.6  为保证水泥基颗粒混聚轻质复合板墙体的安全使用，必须对墙板上开槽安装管线进行严格控制，避免随意在墙体内开槽安装管线，削弱墙板力学性能，影响其安全性。

5.4.8  水泥基颗粒混聚轻质复合条板具有一定脆性，当采用金属固定件钉锚时，局部可能产生破裂，与金属固定件之间的摩擦力下降，因此需考虑采用加固的措施，例如可采用无机胶粘剂进行灌浆处理。

- 6 施 工

## 6.1 一般规定

6.1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300第3.0.1条规定，施工现场质量管理应有相应的施工技术标准。第3.0.2条规定，各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。此外，专项施工方案中应包括施工阶段的防火组织与管理方面的内容和措施。

6.1.4  施工中应进行过程控制，是控制工程质量的必要手段。由于工程施工通常具有承接性，后续工序将覆盖前续工序，例如基层表面处理工序、保温板的粘贴及锚固工序，墙体热桥处理、板材板缝的嵌缝等，应当做好隐蔽工程记录，对于重点部位应留有图文影像资料。

6.1.5  本条依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 的有关规定制定，主要考虑了基层及环境温度对于水泥水化的影响，以及平均气温对聚合物砂浆中的成膜物质的成膜性能的影响。

## 6.2 水泥基颗粒混聚轻质复合板外墙保温工程

6.2.1 水泥基颗粒混聚轻质复合板外墙保温系统施工前，基层应验收合格，特别是墙体基层的平整度应符合相关标准的要求。由于外墙外保温应覆盖整个外墙，外门窗洞口及墙面辅助设施应当提前安装及验收，该条文依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定制定。

6.2.3  样板工程不仅可以直观地看到和评判其质量与工艺状况，还可以对材料、做法、效果等进行直接检查，并可以作为验收的参照实物标准，也是对作业人员技术交底过程。

6.2.6  本条是对基层处理作出了具体规定。基层的可粘结性受表面清洁情况、所用材料、施工工艺等影响很大。

6.2.8  现场配制的材料由于现场施工条件的限制，其质量较难保证。本条规定主要是为防止现场配制的随意性，要求必须由专人按配合比配制，并在规定时间内用完。

6.2.9  水泥基颗粒混聚轻质复合板在粘贴过程中，应采取防止保温板下滑的措施；本条对发水泥基颗粒混聚轻质复合板与基层的粘接要点进行了规定。

6.2.10  本条对水泥基颗粒混聚轻质复合板的抹面及利用玻纤网进行增强提出了具体要求。抹面层的作用是对水泥基颗粒混聚轻质复合板起到防护作用，同时利用内嵌玻纤网增加防护层的整体性和抗裂性。抹面层的厚度设定，应满足整个系统的抗冲击性能，并能使锚固件尾部的塑料压盘充分埋压于抹面层中，避免系统使用过程中，出现塑料压盘的印痕，影响美观；同时从使用的安全性，抹面层不能过厚，过厚的抹面层将导致整个系统的重量增加，同时增加成本。

## 6.3 水泥基颗粒混聚轻质复合板屋面保温工程

6.3.5  本条规定了水泥基颗粒混聚轻质复合板在干铺、粘贴及机械固定时的基本规定。所采用的胶粘剂应当与水泥基颗粒混聚轻质复合板相容，防止粘结剂的过大收缩，导致水泥基颗粒混聚轻质复合板被收缩破坏。

## 6.4水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程

6.4.9  门窗洞口处的保温条板在安装前，应按照设计要求，利用钢龙骨对墙板的边框进行加强处理。既可以采用预制的方法，事先将钢龙骨与墙板复合好，也可以在施工现场，将钢龙骨与保温条板和主体结构进行锚结和粘结固定。

6.4.11保温条板之间板缝的处理，是保证墙体工程质量的关键。板缝宽度的控制，填缝材料的选择都直接影响到墙板使用期内的防水、保温、隔声和耐久性。施工时一定要严格按设计要求和操作程序进行。

- 7 质量验收

7.1.2~7.1.5 水泥基颗粒混聚轻质复合板薄抹灰外墙外保温工程、外墙内保温工程以及水泥基颗粒混聚轻质复合条板墙体工程的工程验收应符合各自的国家及行业标准的要求。