T/CECS ×××-202×

中国工程建设标准化协会标准

全预制保温复合增强外模板应用技术规程

Technical specification for application of full precast reinforced

formwork composed with external thermal insulation

（征求意见稿）

20×× 北京

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]23号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本规程共分7章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、系统和材料、设计、施工和验收。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总 则	4

2术 语	5

3 基本规定	6

4 系统和材料	7

5 设计	9

5.1  一般规定	9

5.2  构造设计	9

5.3  热工设计	10

6  施工....................................................................................................................................................11

6.1  一般规定	11

6.2  施工要点	11

6.3  施工安全	12

7  验收	13

7.1  一般规定	13

7.2  主控项目	14

7.3  一般项目	14

本规程用词说明	16

引用标准名录	17

条文说明	17

Contents

1　General Provisions	4

2　Terms	5

3　Basic Requirements	6

4  System and Materials	7

5  Design	9

5.1　General Requirements	9

5.2  Structure Design	9

5.3  Thermal Design	10

6  Construction	11

6.1　General Requirements	11

6.2  Key Points of Construction	11

6.3   Construction safety	12

7  Acceptance	13

7.1  General Requirements	13

7.2  Dominant Item	14

7.3  General Item	14

Explantation of Working in This Standard	16

List of Quoted Standards	17

Addition:Explanation of Provisions	17

# 1 总 则

1.0.1  为规范全预制保温复合增强外模板在建筑外墙保温工程中的设计、施工和验收等工程应用，确保建筑工程质量和安全，做到技术先进，经济合理，安全适用，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于抗震设防烈度8度和8度以下地区的新建和改扩建的工业与民用建筑中采用全预制保温复合增强外模板的外墙保温工程的设计、施工和质量验收。

- 1.0.3  全预制保温复合增强外模板的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2术 语

- 2.0.1  全预制保温复合增强外模板  full precast reinforced formwork composed with external thermal insulation

以保温材料为芯板，单面或双面复合无机防火防护面层，中间增设C型钢和钢丝网片做增强，经工厂化预制生产，在现浇混凝土结构工程中兼有外模板作用的板状制品。基本构造由保温层、粘结层、轻质砂浆层、连接件等部分构成，简称全预制保温模板。

2.0.2 复合全预制保温模板墙体保温系统   wall system of formwork composed with external thermal insulation

以全预制保温模板作为免拆外模板，内侧现浇混凝土或砌筑砌体并通过连接件连接形成的墙体外保温体系，简称复合外保温模板墙体保温系统。

2.0.3  连接件 connecting piece

连接全预制保温模板两侧构造层、起拉结增强作用的固定件。

2.0.4 轻质砂浆层 transition layer with crack resistance

- 以轻质砂浆为主要材料制成的构造层，用以抵抗外保温模板因施工等产生的变形，防止面层开裂，并起防火作用，厚度5cm。

# 3  基本规定

3.0.1 复合全预制保温模板墙体保温系统的结构设计及安全性、热工性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求；

3.0.2 复合全预制保温模板墙体保温系统应具有防火及阻绝火势蔓延的能力，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定；

3.0.3  复合全预制保温模板墙体保温系统应能适应结构整体的变形，在长期自重荷载、风荷载和气候变化的情况下，不应出现裂缝、脱落等破坏现象，在规定的抗震设防烈度范围内不应从基层上脱落。

3.0.4全预制保温模板应在工厂标准化生产，长度应根据楼层层高确定，主要组成材料及配套材料宜由同一供应商供应。

3.0.5 全预制保温模板应具有良好的不透水性和透气性，所有组成材料应彼此相容并应具有耐久性。

3.0.6  全预制保温模板及模板支设应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162、现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666有关规定，并应具有足够的抗压缩变形能力、承载能力、刚度和稳定性，应能承受现浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中产生的各种外力。

3.0.7  复合全预制保温模板墙体保温系统混凝土浇筑，应做到混凝土均匀密实，墙体与梁柱等部分的连接安全可靠。

3.0.8 进行全预制保温模板安装和浇筑施工时，应设置防护栏杆和安全网，拆除工作应设专人指挥，保障安全。

# 4 系统和材料

4.1  系统的性能应符合表4.1的规定。

表4.1系统性能要求

| 项 目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 经耐候性试验后，不得出现空鼓、剥落或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝 | 按照JGJ 144规定的试验方法进行 |
|  | 面层与保温板拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 |  |
| 耐冻融性 | 外观 | 30次冻融循环后，系统无空鼓、脱落，无渗水裂缝 |  |
|  | 面层与保温板拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 |  |
| 抗冲击性（J） |  | 10J级 |  |
| 吸水量（kg/m2） |  | 系统在水中浸泡1h后的吸水量不得大于或等于1.0kg/m2 |  |
| 热阻（m2·K/W） |  | 符合设计要求 |  |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 |  |
| 保护层水蒸汽渗透性能 [g/（m2·h）] |  | 符合设计要求 |  |

注：当需要检验系统抗风荷载性能时，性能要求和试验方法由供需双方协商确定。

## 4.2 全预制保温模板的性能符合下列要求：

- 4.2.1主要规格尺寸宜符合表4.2.1的规定。

- 表4.2.1 保温模板的规格尺寸要求                （mm）

| - 板类型 | - 厚 度 | - 宽度 | - 长 度 | - 保温层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 标准板 | - 60～165 | - 600、1200 | - 2400、3000 | - 50～130 |
| - 非标准板 | - 按设计要求制作 |  |  |  |

- 4.2.2 外观质量应符合下列规定：

- 1  产品表面应平整，无夹杂物，颜色均匀；

- 2  不应有明显影响使用的可见缺棱、掉角、裂纹、变形等缺陷。

- 4.2.3  尺寸允许偏差应符合表4.2.3的规定。

- 表4.2.3    尺寸允许偏差要求        （mm）

| - 项目 | - 允许偏差 | - 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 长度 | ±3 | 按照GB/T 19631规定的试验方法进行 |
| - 宽度 | ±2 |  |
| - 厚度 | - +2，-1 |  |
| - 对角线差 | - ≤5 |  |
| - 板侧面平直度 | - ≤L/750 |  |
| - 板面平整度 | - ≤2 |  |

- 注：L为板长

- 4.2.4  保温模板的主要性能应符合表4.2.4的规定。

## 表4.2.4   保温模板主要性能要求

| 项 目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击强度，J |  | ≥10.0 | 按照JGJ 144规定的试验方法进行 |
| 抗折破坏荷载，N |  | ≥2000 | 按照GB/T 19631规定的试验方法进行 |
| 拉伸粘结强度，MPa | 原强度 | ≥0.10 | 按照JGJ 144规定的试验方法进行 |
|  | 耐水强度 |  |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  |
| 热阻，m2·K/W |  | 符合设计要求 | 按照GB/T 13475规定的试验方法进行 |

- 4.3  配套材料性能要求

# 4.3.1  板材企口粘接砂浆的主要性能应符合表4.3.1的规定，企口找平砂浆的性能应符合现行行业标准《聚合物水泥防裂砂浆》JC/T984的有关规定。

表4.3.1 主要性能要求

| 项 目 |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度，(MPa) | 与轻质砂浆找平层 | 标准状态 | ≥0.50 | 按照GB/T29906规定的试验方法进行 |
|  |  | 浸水状态 | ≥0.50 |  |
|  |  | 耐冻融 | ≥0.50 |  |
| 可操作时间，h |  |  | 1.5～4.0 |  |
| 膨胀率，% |  |  | 1～3 |  |
| 压折比（抗压强度/抗折强度） |  |  | ≤3.0 |  |

- 4.3.2  耐碱玻璃纤维网布的主要性能应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2  耐碱玻璃纤维网布主要性能要求

| 项 目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量，g/m2 | ≥130 | 按照GB/T29906规定的试验方法进行 |
| 耐碱拉伸断裂强力（经、纬向），N/50mm | ≥750 |  |
| 耐碱拉伸断裂强力保留率（经、纬向），% | ≥50 |  |
| 断裂伸长率（经、纬向），% | ≤5.0 |  |

- 4.3.3  连接件应采用具有增强拉拔力构造的可阻断热桥的塑料锚栓；单个锚栓抗拉承载力标准值不小于1.0kN，按现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366规定的试验方法进行测定。

4.3.4 外墙装饰面用柔性腻子应符合现行国家标准《外墙柔性腻子》GB/T23455的有关规定，弹性腻子应符合现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T157的有关规定；涂料应符合现行国家和行业标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755、《外墙无机建筑涂料》JG/T 26、《复层建筑涂料》GB/T 9779的有关规定；饰面砂浆应符合现行行业标准《墙体饰面砂浆》JC/T 1024的有关规定。

。

# 5 设计

## 5.1 一般规定

5.1.1复合全预制保温模板墙体保温系统可应用于现浇混凝土梁、柱和墙体的保温工程设计，应根据现场勘察资料进行排版，重要部位应有详图。应与主体结构应有可靠拉结，并能适应主体结构不同方向的层间位移。

- 5.1.2 复合全预制保温模板墙体保温系统的节能设计应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求，并尚应符合下列规定：

1  外门窗洞口等易出现热桥的部位应采取保温措施，应对可能产生热桥的部位进行结露验算，并应采取防结露的措施。

- 2  保温体系包含的门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应做保温处理；

- 3  供暖与非供暖空间的保温可采用复合全预制保温模板墙体保温系统方式进行。

- 5.1.3 复合全预制保温模板墙体保温系统应做好板材接缝和防水密封处理设计，建筑使用的设备和管道等应固定安装于基层墙体上，并应做密封、防腐和防水设计。

5.1.4 复合全预制保温模板墙体保温系统在建筑物的檐口、勒脚等部位等做好防水和密封增强处理；阴阳角和门窗洞口等部位应做增强处理；基层墙体有变形缝的部位应做好热桥构造处理，并应进行防水设计；墙体有对穿孔时，应做好密封和防水处理。

- 5.1.5 复合全预制保温模板墙体保温系统与基层墙体连接件数量每平米应不低于6个，具体数量根据建筑高度、风荷载和受力进行计算，应有可靠的安全系数，连接件深入墙体的有效深度不低于50mm。

## 5.2  构造设计

5.2.1  全预制保温模板应采用企口型，相互搭接，企口处应采用专用粘接砂浆，企口处应采用聚合物砂浆抹压补缝找平。

5.2.2 门窗洞口处的全预制保温模板宜采用整块切割出洞口后进行拼装，不得小块拼装，门窗洞口四角处应采用玻纤网格布进行增强。

5.2.3 勒脚部位的保温模板与室外地面散水间的缝隙应符合设计要求。当无设计要求时，预留缝隙不应小于20mm，缝隙内宜填充泡沫塑料，外口应设置背衬材料并进行封堵。

5.2.4 全预制保温模板用于檐口、女儿墙部位的外保温构造，应对檐口的上下侧面、女儿墙部位的内外侧面整体包覆，复合全预制保温模板墙体保温系统宜设置抗裂分隔缝。

5.2.5 全预制保温模板端部应进行防护处理，经验算可能出现冷凝时应进行保温处理。

5.2.6 全预制保温模板用于变形缝部位时的外保温构造，应符合下列规定：

1  变形缝处应填充泡沫塑料，填塞深度应大于缝宽的3倍；

2  应采用金属盖缝板，宜采用铝板或不锈钢板对变形缝进行封盖；

3  应在变形缝两侧的基层墙体处胶粘耐碱玻璃纤维网格布，再翻包到保温模板上，网的先置长度与翻包搭接长度不得小于100mm。

5.2.7 全预制模板与墙体的连接件设置宜采用梅花型布置，阴阳角应采用专用模块，檐口、门窗洞口处应适当增加连接件。

5.2.8 全预制保温模板应具有足够的承载能力、刚度和稳定性保温模板，应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载。当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时，应做增强处理。

## 5.3 热工设计

5.3.1 墙体的传热系数K值和热惰性指标D值，按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176规定计算，外墙的平均传热系数Km值应按国家现行标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ l34、《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定计算。

5.3.2 复合全预制保温模板墙体保温系统的热阻应为各部分的热阻组成，并根据计算公式取得，全预制保温模板的保温芯材导热系数的修正系数，模塑聚苯板和挤塑聚苯板、硬泡聚氨酯保温板宜采用1.10，轻质找平砂浆宜取1.15。

6  施 工

## 6.1  一般规定

6.1.1  全预制保温模板施工时，施工企业应具备相应的资质，且应建立健全完善的技术、质量、安全管理保证体系、施工质量控制和检验制度。

6.1.2  全预制保温模板施工应编制施工组织设计，应包括专项施工技术方案，并经审查批准。专项施工技术方案中应包括各相关分项工程的施工方案、施工顺序和质量、安全的控制措施。

6.1.3 应对施工作业人员进行技术交底和必要的实际操作培训，考核合格后方可上岗。施工前宜先建设样板墙，施工过程中及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

6.1.4 采用的主要材料、半成品、成品等应进行现场检验。对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按照各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。

6.1.5 各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关施工工序应进行交接检验并记录。

- 6.1.6 找平砂浆和企口粘接砂浆应选用干混砂浆，并按照说明书进行搅拌和施工，严禁过时使用。

6.1.7 全预制保温模板支护宜选用刚背楞和铝合金模板结合的方式，应满足精密拼装要求，可采用工厂预拼装或现场预拼装，并达到施工要求。

6.1.8 混凝土入模前，应对其工作性能进行检测，合格后方可浇筑。混凝土泵送施工应符合《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的规定，一次性浇筑高度应小于3m，浇筑时应进行保温模板的企口保护。

- 6.1.9全预制保温模板运输时应轻拿轻放，存放应采取防潮、防水、防曝晒等保护措施，贮存期及条件应符合产品使用说明书的规定。

- 6.1.10 施工现场应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定，采取可靠的防火安全措施，施工前应做好安全培训。

- 6.1.11全预制模板完工后应做好成品保护。穿墙套管、孔洞等应采取隔断热桥和防水措施。

6.1.12 当风力大于5级时，不宜进行保温模板的吊装及安装工作，雨雪天禁止施工。

- 6.2  施工要点

- 6.2.1  施工工艺流程如下：

依据排板图绘制定位线——绑扎钢筋——安装全预制保温模板——安装连接件——安装内模板与对拉螺栓——全预制保温模板部分使用横向楞固定——内模板横向主楞——内侧安装斜支撑固定——安装浇筑台——浇筑混凝土——拆除内模板——拼缝及阴阳角处理

- 6.2.2  材料准备：

1依据施工图深化设计后准备各相应尺寸的产品、配套辅材、施工设备；

- 2 工厂依据加工图加工阴角产品、阳角产品、标准板、非标准板，非主规格板最小宽度不宜小于100mm；

- 3 对应数量的连接件等；

- 4 专用封缝砂浆与耐碱网格布。

- 6.2.3 全预制保温模板安装和浇筑施工

1、剪力墙和梁柱部分的模板安装和浇筑

1） 应放线定位，绑扎钢筋；

2） 应在结构部分（墙体、梁）安装全预制增强保温复合板，应根据设计排板图的分格方案安装保温模板，并用连接件与钢筋绑扎定位，连接件应牢靠连接，安装内模板时应使用对拉螺栓穿过预埋件孔眼，并安装伸缩杠固定调平，应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ l62的有关要求。

3）各暴露碛口位置应放置保护板，保证碛口清洁与完整性。

4）现浇混凝土施工模板的上口应设置漏斗或挡板，禁止混凝土自输送管口下落后直接落入模板内；同一浇筑点宜采用推移式连续浇筑，在多个浇筑点之间切换时应在前层混凝土初凝之前浇筑次层混凝土。

- 5）达到条件周期后，拆除各安装配件。模板拆除后，应立即采取养护措施，养护时间不得少于规定时间。

- 6）阴阳角应采用找平砂浆补缝找平；对施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、孔洞等，应采取隔断热桥措施；并应铺设耐碱玻璃纤维网布，做抗裂加强处理。

2、梁下填充部分保温模板安装和施工

1）应使用L型钢卡固定全预制增强保温复合板，通过膨胀螺栓固定与梁主体结构，保证连接牢靠，钢卡数量依据建筑高度和受力计算确定；

2）上下板接口拼接时，拼接缝处应采用专用粘接砂浆，表面应采用玻纤网格布和专用找平砂浆进行找平；

3）如填充部分使用砌块时，应通过螺栓牢靠连接，保温模板内侧均匀满涂粘接砂浆与砌块粘接，后续按照排版图进行砌块施工；

4）如填充部分采用建筑用轻质隔墙条板时，应提前将隔墙条板与全预制保温模板接触面做刷毛处理，依据螺栓拉结位置开孔并做喇叭口，均匀满涂粘接砂浆，连接件固定并拉结隔墙条板和保温模板。

3、窗洞口部分宜使用板材拼接预留洞口，若平行口接触，应做边缘接口加强处理。

4、预制孔眼可通过以下方法处理，应根据不同建筑、施工环境等选择处理方案。

1）孔内使用短钢筋打入，孔眼前后端采用密封材料封堵；

2）孔内填充塑料棒，孔眼前后端采用密封材料封堵；

3）孔内使用膨胀砂浆填满，孔眼前后端采用密封材料封堵。

5、全预制保温模板企口处板缝节点处理可按照以下方法进行，应根据不同建筑、施工环境等选择处理方案：

1）企口处第一遍找平砂浆，压入玻纤网格布，第二遍找平砂浆，压入第二张玻纤网格布，第三遍找平砂浆与外表面找平，再使用柔性腻子处理整体外立面；

2）企口处第一遍弹性腻子找平，压入玻纤网格布，刮涂第二遍弹性腻子，压入第二张玻纤网格布，再使用柔性腻子处理整体外立面。

- 6.3  施工安全

6.3.1 全预制保温模板现场存放时应远离火源。

6.3.2 全预制保温模板吊装时，应用绳索固定牢靠，安装施工时，应设置防护栏杆和安全网，下方不得有人通行或停留。

6.3.3 脚手架上不应堆放材料，脚手架上的垃圾应及时清除。如需临时堆放少量材料或

机具，必须及时取走，且不得超过设计荷载的规定。

6.3.4 施工现场对非规格的保温模板进行切割后产生的小块保温板，应集中堆放、统一处理。施工现场因穿墙螺栓穿过复合保温外模板产生的碎块等应集中收集，并装入密闭空间以备回收利用。

6.3.5 模板支撑的拆除措施应经技术主管部门或负责人批准，拆除模板的时间可按现行国家

标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50010的有关规定执行。冬期施工的拆模，

应遵守专门规定。

# 7  验收

## 7.1  一般规定

- 7.1.1  应同主体结构一同验收，施工过程中及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

- 7.1.2  施工质量验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

- 7.1.3 隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

- l   全预制保温模板的连接件数量及锚固位置；

- 2  拼缝、阴阳角、门窗洞口及不同材料间交接处等特殊部位防止开裂和破坏的加强措施；

- 3  女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等墙体特殊热桥部位处理；

- 4  保温层厚度。

7.1.4  工程验收的检验批划分应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定。

7.1.5  检验批质量验收合格应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目采用计数检验时，应有90％以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4  应具有完整的施工方案和质量检查记录。

- 7.2  主控项目

- 7.2.1  全预制保温模板等配套材料的品种、规格应符合设计要求和本规程的规定。

- 检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件；

- 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

- 7.2.2  全预制保温模板进场时应对其下列性能进行复验，当工程有需要时也可对保温芯材的导热系数等进行复验，复验应为见证取样送检。

- 检测内容：外保温模板抗冲击强度、抗折荷载、拉伸粘结强度。

- 检验方法：随机抽样送验，核查复验报告；

- 检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在5000m2以下时各抽查不少于1次；当单位工程建筑面积在5000~10000m2时各抽查不少于2次；当单位工程建筑面积在10000~20000m2时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在 20000m2以上时，每增加10000 m2抽查1次。

- 7.2.3 全预制保温模板拉结件每平方米数量和本体抗拉强度应符合设计要求和本规程的规定。

- 检验方法：随机抽样送验，核查复验报告；

- 检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查和测试。

- 7.3  一般项目

- 7.3.1   全预制保温模板外观和包装应完整无破损。

- 检验方法：观察检查；

- 检查数量：全数检查。

- 7.3.2  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

- 检验方法：对照施工方案观察检查；

- 检查数量：全数检查。

- 7.3.3  拼缝、阴阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

- 检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录；

- 检查数量：按不同部位，每类抽查10％，并不少于5处。

- 7.3.4  全预制保温模板安装允许偏差应符合表7.3.4的规定。

- 表7.3.4    安装允许偏差

| - 项 目 | - 允许偏差（mm） | - 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| - 轴线尺寸 | - 5 | - 钢卷尺检查 |
| - 截面尺寸 | - +4，-5 | - 钢卷尺检查 |
| - 层高垂直度 | - 6 | - 经纬仪或线坠检查 |
| - 表面平整度 | - 5 | - 2米靠尺和塞尺检查 |
| - 阳角垂直度 | - 3 | - 2米靠尺、线坠检查 |
| - 相邻两表面高低差 | - 2 | - 钢卷尺检查 |

- 7.3.5  安装位置应正确、接缝严密，板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形。

- 检验方法：观察检查；

- 检查数量：全数检查。

- 7.3.6   连接件数量、位置、嵌入深度和锚固拉拔力应符合设计和施工方案的要求。

- 检验方法：观察；手扳检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。锚固拉拔力按照现行国家标准《混凝土后锚固技术规程》JGJ 145进行现场检验。

- 检查数量：每个检验批应抽查3处。

- 7.3.9  饰面层施工，应符合设计和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

- 检验方法：观察检查；检查试验报告和隐蔽工程验收记录；

检查数量：全数检查。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

《复层建筑涂料》GB/T 9779

《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T 13475

《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板》 GB/T 19631

《外墙柔性腻子》GB/T23455

《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906

《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ l34

《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

《混凝土后锚固技术规程》JGJ 145

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

《外墙无机建筑涂料》JG/T 26

《建筑外墙用腻子》JG/T157

《外墙保温用锚栓》JG/T 366

《聚合物水泥防裂砂浆》JC/T984

《墙体饰面砂浆》JC/T 1024

中国工程建设标准化协会标准

全预制保温复合增强外模板应用技术规程

条文说明

20×× 北京

目 次

1 总 则	21

2术 语	22

3 基本规定	23

4 系统和材料	24

5 设计	25

6  施工....................................................................................................................................................26

7  验收	27

# 1 总 则

1.0.1 保温模板一体化现浇混凝土技术，将建筑节能与结构一体化，通过连接件将保温模板与现浇混凝土牢固连接在一起，形成复合保温结构体系。该工艺中主要是使用保温模板，保温模板以各类保温材料为芯板，双面复合无机防护面层，有的还通过钢丝网架做增强，该模板兼保温节能和混凝土浇筑用模板的双重作用。保温模板作为技术体系中的重要的部分，需要有相应的技术高度，现在市场上普遍使用的保温模板，如上所述构成层数多，包括双面界面层、找平层、钢丝网架等，构造较复杂，生产工艺需要控制，另外完成浇筑混凝土施工后现场还需要再次进行3cm的找平砂浆找平，施工效率相对变低，因此为解决以上问题全预制保温复合增强外模板就开始应用和发展。

全预制保温复合增强外模板，是将现场找平施工等在工厂全预制完成，制品质量可得到有效控制，找平柔性砂浆采取特种胶凝材料，抗压强度数倍于普通保温模板找平材料，燃烧性能等级A级，满足GB50016《建筑设计防火规范》的要求，并且有效的增加了保温模板的刚度，另外保温模板内部采用轻钢进行增强，可极大提升保温模板的抗弯承载力，保证浇筑混凝土的平整度要求，由于产品质量可控，刚度和抗弯承载力增强，省去施工找平环节，施工效率高，可有效控制浇筑混凝土平整度质量要求，同时拥有普通保温模板一体化技术的其他优点（保温防火性能好、质量安全可靠，设计施工简便），因此得以在工程中迅速发展。

本标准在总结工程经验的基础上，对全预制保温模板的材料性能要求、设计要点、施工要点和验收等进行了详细规定，可指导产品在工程上的应用。

# 2术 语

2.0.3  连接件是全预制保温模板重要的组成部分，它采用倒刺构造，可深入到现浇混凝土或砌体结构中与结构牢固连接，贯通保温模板，将保温模板与墙体结构层连为一体，增加了安全性能，并且采用高强塑料材料，降低了热桥效应。

2.0.4 该层以轻质砂浆为主要材料制成，强度高，用以抵抗外保温模板因施工等产生的变形，防止面层开裂，并起防火作用，厚度5cm，满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

3  基本规定

3.0.3 复合全预制保温模板墙体保温系统为依托于主体结构的非承重结构，直接承受气候变化和作用力，起到保护主体结构和节能的目的，因此应能适应结构整体的变形，在长期自重荷载、风荷载和气候变化的情况下，不应出现裂缝、脱落等破坏现象，不应产生脱落等安全问题。

3.0.4全预制保温模板主要特点为可在工厂预制完成，可省去施工现场的抹灰，由于由不同层次组成，各层次之间要有良好的协同性，因此主要组成材料及配套材料宜由同一供应商供应。

3.0.6  全预制保温模板其中的一个重要作用就是作为现浇混凝土的外模板，因此在模板支设方面应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162、现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666有关规定，并且浇筑混凝土时并应具有足够的抗压缩变形能力、承载能力、刚度和稳定性，应能承受现浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中产生的各种外力。

# 4 系统和材料

4.1  由于全预制保温模板墙体保温系统作为墙体外围护的一部分，直接承受气候变化，因此它应有良好的耐候性，需要有相关的性能要求。

4.2 全预制保温模板的保温芯材可选用挤塑聚苯乙烯泡沫保温板、模塑聚苯乙烯泡沫保温板、聚氨酯硬泡保温板，并应符合相关的标准规定，另外由于也作为浇筑混凝土的外模板，因此规定它的抗弯承载力不小于2000N，这样浇筑混凝土时具有足够的抗压缩变形能力、承载能力、刚度和稳定性，能承受现浇混凝土的自重、侧压力，不发生变形。

4.3 板材企口连接处应采用专用的粘接砂浆，此处对粘接砂浆进行了膨胀率的规定，是为了减少板材收缩开裂的风险。连接件由于起到重要的连接作用，因此本身的拉结强度应有良好的强度，此处规定为1KN，强度计算可保证整体系统的安全性。

5 设计

- 5.1.1 由于全预制保温模板采用工厂预制工艺，因此在使用和生产前需要按照工程需要进行预排版，根据排版结果进行生产和施工。

- 5.1.2 在建筑物表面排版困难和热桥部位，需要进行特殊处理设计，本条规定了设计处理方法。

- 5.2.2 在门窗洞口处，应进行整块安装，不得拼装，这是因为门窗洞口处属于应力变化集中的部位，采用整块设计可减少应力变化，减少开裂和变形的风险。

- 5.2.7 连接件的布置宜采用梅花状布置，这种布置可最大化的达到拉力均衡，也可采用传统横纵向布置，但要符合设计安全要求，阴阳角应采用专用模块板，可提高施工效率，避免应力集中开裂等风险。

- 5.3.2 全预制保温模板的保温芯材导热系数的修正系数，模塑聚苯板和挤塑聚苯板、硬泡聚氨酯保温板，生产工艺较为成熟，板材性能稳定，因此宜采用1.10，轻质找平砂浆由于现场搅拌，存在一定的不均匀性，因此宜取1.15。

6  施 工

6.1.2～6.1.3  全预制保温模板施工包含了模板的吊装和拼装，技术要求比较细，因此应编制专项施工技术方案，应对施工作业人员进行技术交底和必要的实际操作培训，考核合格后方可上岗。施工前宜先建设样板墙，施工过程中及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

- 6.1.6 找平砂浆和企口粘接砂浆应选用干混砂浆，可保证性能稳定，减少环境污染。

6.1.7 全预制保温模板支护宜选用刚背楞和铝合金模板结合的方式，刚背楞强度高，内侧铝合金模板质量轻、强度高，浇筑时的混凝土面整洁，支护可采用工厂预拼装或现场预拼装，并达到施工要求。

- 6.2.3 全预制保温模板安装和浇筑施工

对于剪力墙和梁柱部分的模板安装和浇筑，根据排版图和施工方案进行保温模板的支护，并重点进行连接件的定位和安装。对于梁下作为填充墙使用，可按照本标准规定进行安装，重点板材企口涂好粘接砂浆，对于板材的拼缝可采用以下方法进行，应根据不同建筑、施工环境等选择处理方案：

1）企口处第一遍找平砂浆，压入玻纤网格布，第二遍找平砂浆，压入第二张玻纤网格布，第三遍找平砂浆与外表面找平，再使用柔性腻子处理整体外立面；

2）企口处第一遍弹性腻子找平，压入玻纤网格布，刮涂第二遍弹性腻子，压入第二张玻纤网格布，再使用柔性腻子处理整体外立面。

6.3 全预制保温模板质量较大，在吊装作业时应保证安全。

7  验收

7.2.1 配套材料是重要的部分，包括找平砂浆和粘接砂浆，因此应对各种配套材料进行入场复核检验报告。

7.3.4 全预制保温模板的拼装关系到整个浇筑施工的质量，因此对保温模板的安装进行了平整度等要求，以保证浇筑混凝土施工。