ICS91.060.10

P  32

团体标准

T/CECS  ×××××—202×

超细陶瓷纤维保温装饰一体板

Superfine ceramic fiber insulation and decoration integrated board

（征求意见稿）

20××-××-××发布                   20××-××-××实施

中国工程建设标准化协会    发 布

# 目   次

前  言	iii

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类与标记	2

5  一般要求	3

6  要求	3

7  试验方法	6

8  检验规则	7

9  包装与标识	8

10  运输与贮存	8

Contents

Foreword	iii

1  Scope	1

2  Normative references	1

3  Terms and definitions	1

4  Classification and sign	2

5  General requirements	3

6  Requirements	3

7  Test method	6

8  Inspection rules	7

9  Packaging and identification	8

10 Transportation and storage	8

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会 《关于印发〈2020年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2020] 14号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准审查人：

超细陶瓷纤维保温装饰一体板

# 1  范围

本标准规定了超细陶瓷纤维保温装饰一体板的术语和定义，分类与标记，一般要求，要求，试验方法，检验规则，包装与标识，运输与贮存等。

本标准适用于建筑保温工程用超细陶瓷纤维保温装饰一体板。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1733 漆膜耐水性测定法

GB/T 3880.2-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能

GB/ 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9780 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 14978-2008 连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带

GB/T 15608-2006 中国颜色体系

GB/T 18601 天然花岗石建筑板材

GB/T 19766 天然大理石建筑板材

GB/T 25975 建筑外墙外保温用岩棉制品

JG/T 287 保温装饰外墙外保温系统材料

JG/T 328 建筑装饰用石材蜂窝复合板

JC/T 412.1-2018 纤维水泥平板第1部分：无石棉纤维水泥平板

JG/T 480 外墙保温复合板通用技术要求

JG/T 540 建筑用柔性仿石饰面材料

JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板第1部分：无石棉硅酸钙板

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 超细陶瓷纤维保温装饰一体板superfine ceramic fiber insulation and decoration integrated board

以超细陶瓷纤维条为保温材料的保温层和面层为主要构造层，可附加底衬和锚固构造通过复合胶在工厂复合而成，具有保温和装饰功能的建筑用板状制品（以下简称一体板）。

3.2 超细陶瓷纤维superfine ceramic fiber

纤维平均直径为3μm-5μm之间的陶瓷纤维

3.4 超细陶瓷纤维条superfine ceramic fiber strip

将超细陶瓷纤维板以一定的间距切割成条状翻转90°使用的制品，该制品的厚度为切割间距，宽度为原陶瓷纤维板的厚度。

3.3 面层 surface layer

位于保温材料外侧，一般由面板和装饰层组成，也可由带有装饰功能的单一材料制作而成。

3.3 底衬 bottom material

位于保温材料内侧，起到稳定一体板结构，并改善一体板在使用过程中与粘结砂浆粘结效果的构造层。

3.4 锚固构造 anchorage structure

用于一体板安装，具有连接和固定功能的工艺构造。

# 4  分类与标记

4.1 分类

4.1.1按单位面积质量型号分类，可分为如下类型。建议：按面层分类

a)Ⅰ型：＜20kg/m2；

b)Ⅱ型：20kg/m2～30 kg/m2。

4.2 标记

4.2.1标记方法

一体板标记由产品名称代码、保温层组成形式、单位面积质量型号、一体板厚度及本标准编号组成，标记方法如下：

YTHB—□—□—T/CECS ***—****

本标准编号

一体板厚度mm

单位面积质量型号

产品名称代码

4.2.2标记示例

厚度50 mm的Ⅱ型、超细陶瓷纤维板保温装饰一体板标记为：YTHB—Ⅱ—50—CECS ***—****。

# 5  一般要求

5.1 构造

一体板构造应符合下列规定：

a）一体板应由超细陶瓷纤维保温层和面层构成，可附加底衬、锚固构造等，

b）一体板超细陶瓷纤维保温材料可采用拼接的方式组成；

c）一体板采用金属及金属制品材料面层时，厚度不应小于0.7mm，其中铝合金板厚度不应小于1.2mm。

5.2 面板材料

面板材料应符合下列规定：

a）硅酸钙板性能应符合JC/T 564.1-2018中A类R4级C3级规定；

b）纤维水泥板性能应符合JC/T 412.1-2018中A类R4级C3级规定；

c）镀铝锌钢板性能应符合GB/T 14978-2008中牌号DX51D+AZ规定；

d）铝合金板性能应符合GB/T 3880. 2-2012中牌号3XXX 或5XXX规定；

e）石材板性能应符合GB/T 18601、GB/T 19766规定；

其他材料应符合相关标准的规定。

5.3 装饰层材料

装饰层材料应符合下列规定：

a）涂料类装饰材料应符合相关标准的规定；

b）柔性装饰层性能应符合JG/T 540的规定。

其他材料应符合相关标准的规定。

# 6  要求

6.1 外观

一体板表面颜色应均匀，无破损、裂缝、分层、脱皮、起鼓等现象。

6.2尺寸及尺寸偏差

6.2.1 尺寸

一体板主要规格尺寸见表1，其他尺寸由供需双方商定。

表1 主要规格尺寸

| 项目 | 尺寸（mm） |
| --- | --- |
| 长度 | 600～1200 |
| 宽度 | 300～1000 |

6.2.2 尺寸偏差

一体板尺寸偏差允许值应符合表2的规定。

表2 一体板尺寸偏差允许值

| 项目 | 尺寸偏差允许值（mm） |
| --- | --- |
| 长度、宽度 | ±2 |
| 厚度 | 0～1.5 |
| 对角线差 | ≤3 |
| 板边平直 | ≤2.0 |
| 板面平整度 | ≤2.0 |
| 注：1.尺寸偏差以表1规格为准，其他规格尺寸除厚度外由供需双方商定； 2.厚度外的项目以测量面板为准。 |  |

6.3 性能

6.3.1一体板性能指标应符合表3的规定。

表3 一体板性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 单位面积质量/（kg/m2） |  | ＜20 | 20～30 |
| 拉伸粘结强度/MPa | 原强度 | ≥0.10，保温材料破坏 | ≥0.15，保温材料破坏 |
|  | 耐水强度 | ≥0.10 | ≥0.15 |
|  | 耐冻融强度 |  |  |
| 抗冲击性 |  | 用于建筑物首层10J 冲击合格，其他层3J冲击合格 |  |
| 吸水量/（g/m2） |  | ≤500 |  |
| 不透水性 |  | 面板内侧无渗透 |  |
| 注：采用金属及金属制品材料面层的一体板不要求吸水量和不透水性项目。 |  |  |  |

6.3.2面板装饰层性能指标应符合表4的规定。

表4 面板装饰层性能指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 耐酸性，48h |  | 无异常 |
| 耐碱性，96h |  | 无异常 |
| 耐水性，96h |  | 无异常 |
| 耐盐雾，500h |  | 无损伤 |
| 耐老化，1000h | 变色（白色和浅色）1 | ≤2级 |
|  | 粉化 | ≤1级 |
|  | 开裂 | 开裂数量等级≤1级，开裂大小等级≤S1级 |
| 耐沾污性（白色和浅色）1（含银粉、珠光颜料的涂料除外） | 平状，% | ≤15 |
|  | 立体状，级 | ≤2级 |
| 附着力2，级 |  | ≤1 |
| 注：石材、陶瓷烧结饰面不做要求。 1.浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608-2006中4.3.2规定明度值为6到9之间（三刺激值中的YD65≥31.26） 2. 仅限成型后无颗粒和凹凸质感的平状饰面。 |  |  |

6.3.3超细陶瓷纤维性能指标应符合表5的规定。

表5 超细陶瓷纤维性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 纤维平均直径/μm | 3-5 |
| 渣球含量（粒径大于0.25mm）/% | ≤7 |
| 酸度系数 | ≥10 |
| 质量吸湿率/% | ≤1.0 |
| 憎水率/% | ≥98 |
| 垂直于表面的抗拉强度/kPa | ≥100 |
| 压缩强度/kPa | ≥50 |
| 剪切强度标准值Fτk /kPa（横向） | ≥20 |
| 剪切模量（横向）/MPa | ≥1 |
| 短期吸水量（部分浸入）/kg/m2 | ≤0.4 |
| 体积吸水率（全浸）/% | ≤4.0 |
| 导热系数（平均温度25℃）/W/(m·K) | ≤0.043 |
| 燃烧性能 | A（A1）级 |
| 注：1.有水蒸气透过性能要求时，应满足：湿阻因子不大于10，有标称值时还应不大于其标称值； 2.有长期吸水量（部分浸入）要求时，应满足：不大于1.0kg/m2； 3.有要求时，湿热条件下垂直于表面的抗拉强度保留率应不小于50%。 |  |

# 7  试验方法

7.1 试验环境

试验室标准试验环境条件为空气温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%。在其他条件下进行试验时，应记录温度和相对湿度。

7.2 样品

测试样品都应为同一规格及批次，不同项目试验用试样应从中随机抽取。

7.3一体板

7.3.1外观

目测法进行。

7.3.2尺寸偏差

按JG/T 480规定的方法进行。

7.3.3单位面积质量、拉伸粘结强度、吸水量、不透水性

按JG/T 287规定的方法进行。

7.3.4抗冲击性

按JG/T 287规定的方法进行，冲击点周围出现环形裂缝视为冲击点破坏，冲击点破坏数量小于等于4个为合格；石材、陶瓷板面层的一体板产品按JG/T 328抗落球冲击规定的方法进行。

7.4面板装饰层

7.4.1耐酸性、耐碱性、耐盐雾、耐老化

耐酸性、耐碱性、耐盐雾、耐老化按JG/T 287规定的方法进行，耐酸性采用点滴法，使用体积比10%的盐酸溶液10滴。

7.4.2耐水性

按GB/T 1733规定的方法进行。

7.4.3耐沾污性

按GB/T 9780规定的方法进行。

7.4.4附着力

按GB/T 9286规定的方法进行，宜用单刃刀具沿试板长边的平行和垂直方向各平行切割6道，每道间隔3mm。

7.5超细陶瓷纤维

燃烧性能按GB 8624规定的方法进行，其他性能按GB/T 25975规定的方法进行。

# 8  检验规则

8.1检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

8.2检验项目

8.2.1出厂检验

出厂检验项目应包括：外观、尺寸偏差、单位面积质量、拉伸粘结强度（原强度）、保温材料导热系数。

8.2.2型式检验

型式检验项目应包括第6章的全部技术指标，当遇到下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品投产或产品鉴定时；

b）正常生产时，24个月至少进行一次；

c）主要原材料、生产工艺发生变化时；

d）出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；

e）产品停产6个月以上恢复生产时。

8.3组批与抽样

8.3.1出厂检验

出厂检验以相同类别、型号、规格产品500m2为一批且每天产量至少为一批，每批随机抽取10块产品。

8.3.2型式检验

型式检验以相同类别、型号、规格出厂检验合格产品中随机抽取足够进行全部检验的样品数量。

8.4判定规则

8.4.1出厂检验

全部检验项目合格，则判定该批产品为合格；若有项目不合格，则应对不合格项目进行加倍复检，复检全部合格后，则判定该批产品为合格，若有复检项目不合格，则判定该批产品为不合格。

8.4.2型式检验

全部检验项目合格，则判定该产品为合格；若有项目不合格，则判定该产品为不合格。

# 9  包装与标识

9.1包装

产品饰面层应贴有保护膜，用专用包装材料进行包装，并用软质材料对产品边、角进行防护。

9.2标识

产品包装上应带有生产厂家名称、生产厂家地址、产品名称、产品型号、生产日期、不可擦除的商标等标识，如产品有安装方向差异时，也应标注安装方向。

# 10  运输与贮存

10.1运输

产品应平放搬运，在运输过程中应平放贴实，并与运输设备固定良好，严禁烟火，不得重压或碰撞，以避免破坏和变形。

10.2贮存

产品应按型号、规格分类贮存，存放时应避免重压，防止与腐蚀性介质接触，远离火源，存放场地应干燥、通风，不宜露天长期暴晒。