CECS

中国工程建设标准会协会标准

T/CECS ×××－202×

抗爆聚脲涂层

Blast Resistant Polyurea Coatings

- 征求意见稿

2021–XX–XX发布                      2021–XX–XX实施

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会  发布

目 次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品分类	2

5  性能要求	2

5.1  原材料性能指标要求	2

5.2  涂层性能指标要求	2

5.3  涂层特殊性能	3

6  试验方法	3

6.1  标准试验条件	3

6.2  试验设备	3

6.3  试验样板的制备	4

6.4  固含量	4

6.5  表干时间	5

6.6  硬度	5

6.7  耐冲击性	5

6.8  拉伸强度	5

6.9  断裂伸长率	5

6.10  撕裂强度	5

6.11  热处理	5

6.12  碱处理	5

6.13  酸处理	5

6.14  盐处理	6

6.15  人工气候老化	6

6.16  附着力	6

6.17  屈服强度	6

6.18  爆炸冲击波超压衰减率	6

6.19  聚脲增强混凝土抗爆特性	6

7  检验规则	7

7.1  检验分类	7

7.2 判定规则	7

8  标志、包装、运输和贮存	7

8.1  标志	7

8.2  包装	8

8.3  运输和贮存	8

前 言

本标准按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准共分为8章，主要技术内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、产品分类、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会提出，由中国工程建设标准化协会防火防爆专业委员会归口。由山西聚脲防护材料有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：山西综改示范区太原清控创新基地A座4层，邮政编码：030006），以供修订时参考。

本标准起草单位：山西聚脲防护材料有限公司  国家纳米科学中心

清华大学  北京理工大学  中北大学  同济大学  东南大学

天津大学  西南科技大学  南京工业大学  河北工业大学

中石化洛阳工程有限公司  山西大禹工程有限公司  中国兵器工业集团247厂

山西江阳兴安民爆器材有限公司  北京牛甲科技有限公司

本标准主要起草人：刘玉军、王奇、徐军、王成、刘朝辉、刘迎彬、陈素文、陈力、师燕超、崔健、郭辉、郝逸飞、王志荣、武笑平、王虎太、王震、沈根利、龚龑、刘密、霍勇、智勇、吴伟楠、张吴雷、任少奇

# 抗爆聚脲涂层

# 1  范围

本标准规定了抗爆聚脲涂层的术语和定义、产品分类、性能要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于民用、石油化工等工业建设工程、基础设施的新建、改建、扩建用建筑物抗爆用防护涂层。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1725-2007 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

CB/T 1728-2020 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 3186-2006 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 5210-2006 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB/T 9271-2008 色漆和清漆标准试板

GB/T 9274-1988 色漆和清漆耐液体介质的测定

GB/T 9750-1998 涂料产品包装标志

GB/T 13452. 2-2008 色漆和清漆漆膜厚度的测定

GB/T 13491-1992 涂料产品包装通则

GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法

GB/T 18244-2000 建筑防水材料老化试验方法

GB/T 20624.1-2006 色漆和清漆 快速变形（耐冲击性）试验 第1部分：落锤试验（大面积冲头）

GB/T 23446-2009 喷涂聚脲防水涂料

HG/T 2458-1993 涂料产品的检验、运输和贮存通则

HG/T 3831-2006 喷涂聚脲防护材料

- 3  术语和定义

- 3.0.1  聚脲涂层

由异氰酸酯预聚体组份（简称A组份）与氨基化合物组份（简称B组份）按照规定的比例混合后，反应生成的一种弹性体物质。

- 3.0.2  喷涂聚脲涂层

由异氰酸酯预聚体组份（简称A组份）与氨基化合物组份（简称B组份）在体积比1：1条件下，通过专用喷涂设备混合快速反应形成的聚脲涂层。

- 3.0.3  修补聚脲涂层

由双组份聚脲按照厂家规定的比例静态混合搅拌均匀慢反应固化形成的、手工修补用聚脲涂层。

- 3.0.4  抗爆聚脲涂层

喷涂在金属或非金属结构表面或复合材料结构内部，具有抵抗、吸能、缓解外部爆炸冲击波超压荷载破坏的聚脲涂层。

- 3.0.5  高温高压撞击混合喷涂设备

通过将聚脲A、B料加热到规定的温度和压力，并且经过专用双组份喷枪快速撞击混合喷出，使其在雾化过程中达到均匀混合的设备。

- 3.0.6  低压静态混合喷涂设备

通过将聚脲A、B料挤出过程中经静态混合管混合均匀的设备。

- 3.07  爆炸冲击波超压衰减率

测试装置迎爆面有无3mm厚聚脲涂层超压之差与未喷涂聚脲超压之比。

- 4  产品分类

- 根据抗爆聚脲涂层施工方式和应用场景不同，可分为：

Ⅰ型：双组份喷涂型抗爆聚脲，快速固化，采用专用喷涂设备施工，用于大面积施工场合。

Ⅱ型：双组份修补型抗爆聚脲，慢速固化，采用胶枪或抹刀进行施工，用于局部修补与接缝密封场合。

- 5  性能要求

## 5.1  原材料性能指标要求

表1 原材料性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | A组分 | B组分 |
|  |  | 透明液体 | 客户指定颜色液体 |
|  |  | 无凝固、无结块现象 |  |
| 2 | 固含量（%） | ≥98 |  |
| 3 | 表干时间（23℃） | I型 | ≤120s |
|  |  | Ⅱ型 | ≤30min |

## 5.2  涂层性能指标要求

表2 涂层性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 厚度均匀，表面平整、无气泡 |
| 2 | 硬度（邵D） | 50~70 |

续表2

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 耐冲击性（kg*m） |  | ≥2 |
| 4 | 拉伸强度（MPa） |  | ≥23 |
| 5 | 断裂伸长率（%） |  | ≥200 |
| 6 | 撕裂强度（N/mm） |  | ≥100 |
| 7 | 附着力(MPa) | 与砌体附着力 | ≥1.8（或底材破坏） |
|  |  | 与混凝土附着力 | ≥2.0（或底材破坏） |
|  |  | 与钢材附着力 | ≥4.5 |
| 8 | 屈服强度（MPa） |  | ≥9 |
| 9 | 爆炸冲击波超压衰减率（%） |  | ≥50 |
| 10 | 聚脲增强混凝土抗爆特性 |  | 混凝土结构保持完整，最大挠度减小量≥20% |

## 5.3  涂层特殊性能

5.3.1  抗爆聚脲涂层的特殊性能应符合表1要求。特殊性能根据特殊情况需要时，根据供需双方需要时商定测试，具体指标也可供需双方商定。

表3 涂层特殊性能

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 热处理、碱处理、酸处理、盐处理、人工气候老化 | 拉伸强度（MPa) | 18 |
|  | 断裂伸长率（%） | ≥160 |

- 6  试验方法

## 6.1  标准试验条件

6.1.1  标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（60±15）%。

## 6.2  试验设备

6.2.1  拉力试验机：测量值在量程的（15~85）%。示值精度不低于1%，伸长范围大于500mm。

6.2.2  电热鼓风干燥箱：控温精度±2℃。

6.2.3  冲片机：符合GB/T528要求的哑铃I型裁刀和符合GB/T529-2008中第5.2.1条要求的直角撕裂裁刀。

6.2.4  厚度仪：接触面直径6mm，单位面积压力0.02MPa，分度值0.01mm。

6.2.5  数显附着力拉开法测试仪

6.2.6  氙弧灯老化试验箱：符合GB/T18244-2000要求的氙弧灯老化试验箱。

6.2.7  邵氏D型硬度计：符合GB/T 531.1-2008要求。

6.2.8  耐冲击仪：符合GB/T20624.1要求。

6.2.9  深度千分表：符合GB/T 13452. 2—2008要求，精度0.01mm。

6.2.10  天平：精度0.01g。

## 6.3  试验样板的制备

6.3.1  按产品生产厂要求的配合比和环境条件，采用专用喷涂设备，将样板喷涂于PE模板上。模板尺寸1200mm×800mm。抗冲击样板喷涂在钢模板上，钢板尺寸为120×120×1.0mm。专用喷涂设备的料桶温度、管道温度与动态压力设定：料桶温度应为（23-38）℃，管道温度稳定为70℃，动态压力应稳定为2500psi（17.2MPa）。样板成型时应均匀成膜，使PE模板上涂膜厚度为（2.0±0.2）mm，钢板上涂层厚度为（1.0±0.2）mm。爆炸冲击波超压衰减率样板：制作直径为（190±0.2）mm，厚度为（3.0±0.2）mm圆柱形聚脲试样。样板在标准试验条件下养护24h，然后脱模。脱模以后继续在标准试验条件下养护（144±4）h后进行物理力学性能试验。

聚脲增强混凝土抗爆特性样板：浇筑尺寸为3100mm×2000mm×60mm的混凝土试件，并在其表面喷涂3mm厚的聚脲涂层。

6.3.2  试验样板尺寸及数量见表4。

表4 试验样板尺寸及数量

| 项目 |  | 试件尺寸 | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度断裂伸长率 |  | 符合GB/T528规定的Ⅰ型哑铃状试件 | 6 |
| 硬度 |  | 100mm×25mm，三层叠加不小于6mm | 3 |
| 耐冲击性 |  | 120mm×120mm×1.0钢板，涂层厚度为1.0±0.2mm | 3 |
| 撕裂强度 |  | 符合GB/T529-2008中5.1.2规定的无割口直角形 | 6 |
| 热处理 | 拉伸性能 | 处理前120mm×25mm，处理后裁取符合GB/T528规定的Ⅰ型哑铃状试件 | 6 |
| 碱处理 | 拉伸性能 | 处理前120mm×25mm，处理后裁取符合GB/T528规定的Ⅰ型哑铃状试件 | 6 |
| 盐处理 | 拉伸性能 | 处理前120mm×25mm，处理后裁取符合GB/T528规定的Ⅰ型哑铃状试件 | 6 |
| 酸处理 | 拉伸性能 | 处理前120mm×25mm，处理后裁取符合GB/T528规定的Ⅰ型哑铃状试件 | 6 |
| 人工气候老化 | 拉伸性能 | 处理前120mm×25mm，处理后裁取符合GB/T528规定的Ⅰ型哑铃状试件 | 6 |
| 屈服强度 |  | 符合GB/T 528规定的Ⅰ型哑铃状试件 | 6 |
| 爆炸冲击波超压衰减率 |  | 处理成直径190mm，厚度为6mm，表面平整的圆饼试件 | 6 |
| 聚脲增强混凝土抗爆特性 |  | 长方体混凝土尺寸3100mm×2000mm×60mm，喷涂3mm厚聚脲涂层，喷涂前后保持表面平整 | 6 |

## 6.4  固含量

6.4.1  按生产厂提供的配比，将总质量约6g试样称于已干燥称量的培养皿（m0）内，快速混合均匀立即称量（m1），然后在标准条件下放置24h，再放入（120±2）℃的烘箱中焙烘3h后，取出放入干燥器中，在标准试验条件下冷却2h，然后称重（m2）。固含量%（X）按下式计算：

X=m2−m0m1−m0×100

式中：

m0——培养皿质量，g；

m1——焙烘前试样和培养皿质量，g；

m2——焙烘后试样和培养皿质量，g。

试验结果取三次平行试验的平均值，结果计算精确到1%。

## 6.5  表干时间

6.5.1  在标准条件下，按生产厂提供的配比称取总质量约6g试样，快速混合均匀，采用指触法，记录从试样混合到涂膜表面不粘手的时间，即为表干时间。

## 6.6  硬度

6.6.1  按GB/T 531-2008规定进行试验。采用5.3中三层涂膜试件叠加平整后，用邵氏D型硬度计测定。

## 6.7  耐冲击性

6.7.1  按GB/T 20624.1-2006规定进行。

## 6.8  拉伸强度

6.8.1  按GB/T 16777-2008中第9.2.1条进行试验，拉伸速度为（500±50）mm/min，结果处理应按GB/T 16777-2008中第9.3.1条进行。

## 6.9  断裂伸长率

6.9.1  按GB/T16777-2008中第9.2.1条进行试验，拉伸速度为（500±50）mm/min，结果处理应按GB/T 16777-2008中第9.3.2条进行。

## 6.10  撕裂强度

6.10.1  按GB/T16777-2008中第10.2节进行试验，拉伸速度为（500±50）mm/min，结果处理应按GB/T 16777-2008中第10.3节进行。

## 6.11  热处理

6.11.1  拉伸性能按GB/T 16777-2008中第9.2.2条进行试验，结果处理应按GB/T 16777-2008中第9.3节进行。

## 6.12  碱处理

6.12.1  拉伸性能按GB/T 16777-2008中第9.2.3条进行试验，结果处理应按GB/T 16777-2008中第9.3节进行。

## 6.13  酸处理

6.13.1  拉伸性能按GB/T 16777-2008中第9.2.4条进行试验，结果处理应按GB/T 16777-2008中第9.3节进行。

## 6.14  盐处理

6.14.1  试件处理

在温度为（23±2）℃下，用化学纯NaCl配制成3%的水溶液，将六个试件浸入溶液中，液面应高出试件表面10mm以上，连续浸泡168h后取出，充分用水冲洗，用干布擦干，并在标准条件下放置4h以上。

6.14.2  拉伸性能按本章第6.11节进行试验，结果处理应按GB/T 16777-2008中第9.3节进行。

## 6.15  人工气候老化

6.15.1  拉伸性能按GB/T 16777-2008中第9.2.6条进行试验，结果处理应按GB/T 16777-2008中第9.3节进行。

## 6.16  附着力

6.16.1  金属底材按GB/T 5210-2006规定进行；混凝土、砌体底材应按GB/T 16777-2008中第6章规定进行。

## 6.17  屈服强度

6.17.1  按GB/T 528-2009进行试验，拉伸速度为（500±50）mm/min。依据其中3.8绘制拉伸应力——应变曲线，记录屈服点，应按其中第15.1节计算屈服点拉伸应力即屈服强度。

## 6.18  爆炸冲击波超压衰减率

6.18.1  用硅胶将压电式传感器浇铸于内径200mm、长度400mm圆柱形模具中，硅胶迎爆面距离超压壁面传感器测试敏感面20mm。制作完成爆炸冲击波衰减测试装置，待硅胶凝固后将装置整体放置于超压值≥100KPa的激波管测试段，传感器与激波管轴线处于同一水平线上。待测材料固定于测试装置前侧，当承受冲击波载荷时，内嵌于硅胶块的压力传感器可以测得通过防护结构后的冲击波压力。爆炸冲击波超压衰减率%（R）按下式计算：

R=P1−P2P1×100%

式中：

P1——未放置聚脲材料所测得超压值；

P2——放置聚脲材料所测得超压值；

试验结果取三次平行试验的平均值，结果计算精确到2%。

## 6.19  聚脲增强混凝土抗爆特性

- 6.19.1  聚脲增强混凝土抗爆特性

- 混凝土浇筑成尺寸为3100mm×2000mm×60mm的试件，并在其表面喷涂3mm厚的聚脲涂层。气体爆炸加载装置为内部体积9.8m3、内部尺寸2500mm×1480mm×2650mm钢筋混凝土箱体，使用甲烷、液化石油气、乙炔、乙烯、丁烷、氢气混合气体产生≥48KPa冲击波超压进行加载。测试时混凝土试件四周进行固支，壁面传感器位于混凝土试件迎爆面的前方，用于测试作用于混凝土试件的冲击波压力。对比喷涂聚脲前后混凝土破坏程度，未喷涂聚脲的混凝土试件被破坏，喷涂聚脲的混凝土结构保持完整。使用三维数字图像相关测量系统（DIC）获取最大挠度值。最大挠度减小量%（M）按下式计算：

式中：

S1——未放置聚脲材料所测得最大挠度值；

S2——放置聚脲材料所测得最大挠度值；

试验结果取三次平行试验的平均值，结果计算精确到2%。

- 6.19.2  压电式压力传感器

- 压力作用在传感器的膜片上压缩石英晶体，石英晶体产生的电荷量与压力成正比。电荷经过数据采集系统处理，由终端电脑转换并读取压力值。

- 6.19.3  迎爆面

- 直接承受爆炸冲击波作用的混凝土试件面。

## 7  检验规则

## 7.1  检验分类

- 7.1.1 产品检验分为出厂检验和型式检验。

7.1.1.1 出厂检验

出厂检验项目包括：固含量、表干时间、硬度、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度。

- 7.1.1.2 型式检验

- 型式检验项目包括表2中所列的全部技术要求，正常生产时每年进行型式检验一次，人工气候老化每两年进行型式检验一次。

- 7.1.2 组批

- 以同一类型5t为一批，不足5t也作为一批。

- 7.1.3 抽样

在每批产品中按GB/T 3186-2006规定取样，按配比总共取不少于42kg样品，分为二组，放入不与涂料发生反应的干燥密闭容器中，密封贮存。

## 7.2 判定规则

- 7.2.1 单项判定

- 7.2.1.1 外观

- 抽取的样品外观符合标准规定时，判该项合格。

- 7.2.1.2 物理力学性能

- 7.2.1.2.1 拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、屈服强度、爆炸冲击波超压衰减率、抗气体爆炸冲击波特性、固含量、附着力、处理后拉伸强度、处理后断裂延伸率、硬度、耐冲击性以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

- 7.2.1.2.2 表干时间达到标准规定时判为该项合格。

- 7.2.1.2.3 所有项目的检验结果均达到本标准要求时，该样品为符合本标准要求。

- 7.2.1.2.4 如有两项或两项以上检验结果不符合标准规定，则判该批产品物理力学性能不合格。

- 7.2.1.2.5 如仅有一项检验结果未达到本标准要求时，应对保留样品进行复验，如复验结果达到标准要求时，则判该产品物理力学性能合格，否则判为不合格。

- 7.2.2 总判定

- 试验结果应符合该标准第5.1节和第5.2节相关类型规定的全部要求时，则判该批产品合格。

## 8  标志、包装、运输和贮存

- 8.1  标志

- 8.1.1 包装容器应有牢固标志，其内容应符合GB/T 9750-1998的规定。

- 8.2  包装

- 8.2.1 除合同或订单另有规定外，应按GB/T 13491-1992规定按组分分别包装，A、B组分的包装应有明显区别。

- 8.3  运输和贮存

- 8.3.1 运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂，避免日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，保持包装完好无损，注意通风，贮存时放置在托盘上，以防潮气，贮存温度为15℃～35℃。

- 8.3.2 在正常贮存、运输条件下，未开封过产品贮存期自生产日起不少于六个月。超过贮存期可按本标准规定进行检验，如结果符合本标准第4章要求，仍可使用。