ICS 91.120.30

Q  17

团体标准

T/CECS×××××—2022

预铺复合防水卷材

Pre-applied composite waterproofing sheets

征求意见稿

2022-××-××发布                   2022-××-××实施

中国工程建设标准化协会 发布

目录

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类	2

5 要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	8

8 标志、包装、运输与贮存	9

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014给出的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发2021年第二批协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字〔2021〕20号）的要求制定。

本文件的某些内容涉及ZL201820341655.9、ZL201820342178.8、ZL201820342179.2、ZL201820341390.2、202022425235.9等相关专利及核心技术，涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与本文件主编单位协商处理，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口。

本文件负责起草单位：西牛皮防水科技有限公司、广州质量监督检测研究院。

本文件参加起草单位：xxxxx。

本文件主要起草人：XXXX。

本文件主要审查人：XXXX。

预铺复合防水卷材

- 范围

本文件规定了预铺复合防水卷材的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于可与后浇混凝土粘结的，由柔性片状材料和预铺保护结合层组成的复合防水卷材。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 23440—2009 无机防水堵漏材料

GB/T 328.2 建筑防水试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观

GB/T 328.10—2007 建筑防水试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性

GB/T 1346—2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 16777—2008 建筑防水涂料试验方法

GB/T 23457—2017 预铺防水卷材

GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材

JC/T 984—2011 聚合物水泥防水砂浆

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 预铺复合防水卷材Pre-applied composite waterproofing sheets

- 由现场铺贴柔性片状材料，并施作预铺保护结合层制成的，可与后浇混凝土粘结，防止粘结面窜水的复合防水材料。

- 柔性片状材料 Flexible sheet material

以高分子膜基或皮芯结构热纺粘高分子胎基为增强材料，复合粘结胶料层、隔离保护层制成的片状材料，其中皮芯结构热纺粘高分子胎基由皮芯结构的高分子纺丝经热熔融工艺制成。

- 预铺保护结合层 Pre-applied protective bonding layer

以水泥、细骨料、聚合物、功能助剂为主要成分的材料，现场施作于柔性片状材料层表面，经水化反应固化而成的构造层，具有防水、保护柔性片状材料、粘结混凝土主体结构、粘结柔性片状材料的作用。

- 分类

  - 类型

产品按柔性片状材料增强层材料的类型分三类，增强层可以位于柔性片状材料的表面或中间。

YH类：采用高强度类高分子膜为增强材料。

YE类：采用高延伸类高分子膜为增强材料。

YT类：采用皮芯结构热纺粘高分子胎基为增强材料。

产品的预铺保护结合层材料分为S类和D类。

S类：粉状物，主要由水泥、细骨料和可再分散聚合物胶粉、功能助剂等组成；

D类：由粉料和液料组成，其中粉料由水泥、细骨料、功能助剂等组成，液料由聚合物乳液、功能助剂等组成。

  - 规格

柔性片状材料厚度为1.5 ㎜、2.0 ㎜。

预铺保护结合层厚度为3.0 ㎜。

其它规格可由供需双方商定。

  - 标记

产品按名称、标准编号、柔性片状材料类型、预铺保护结合层材料类型、柔性片状材料厚度、预铺保护结合层厚度、柔性片状材料面积顺序标记。

示例：20㎡1.5㎜皮芯结构热纺粘高分子胎基 3.0㎜ D类预铺保护层材料预铺复合防水卷材

预铺复合防水卷材T/CECS XXXX—2022—YT D 1.5 3.0—20。

- 要求

  - 面积、厚度

    - 柔性片状材料面积不小于标记值的99%。

    - 柔性片状材料平均厚度不小于标称值。

    - 柔性片状材料厚度不得小于1.5 mm。

    - 预铺保护结合层平均厚度不小于3.0 mm。

  - 外观

    - 柔性片状材料应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过20 ㎜。

    - 成卷柔性片状材料在5℃～45℃任一产品温度下展开时，在距卷芯1 000㎜长度外不应有裂纹或10㎜以上的粘结。

    - 柔性片状材料表面不允许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口，胶层应连续不断开。

    - 每卷柔性片状材料接头不应超过一个，较短的一段长度不应少于1 000㎜，接头应剪切整齐，并加长150㎜。

    - 制备预铺保护结合层的液体组分经搅拌后均匀无沉淀；粉料组分为均匀、无结块的粉末。

  - 物理性能

    - 柔性片状材料物理性能

- 柔性片状材料物理性能应符合表1规定。

- 柔性片状材料物理性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YH | YE | YT |
| 1 | 拉伸性能 | 拉力/（N/50mm） ≥ | 400 | 200 | 250 |
|  |  | 最大拉力时伸长率/% ≥ | 50 | 180 | 50 |
|  |  | 拉伸现象 | 胶层与高分子膜或胎基无分离 |  |  |
| 2 | 撕裂力/N ≥ |  | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 耐热性（70 ℃，2 h） |  | 无流淌、滴落、滑移≤2mm |  |  |
| 4 | 低温柔性(-20 ℃) |  | 无裂纹 |  |  |
| 5 | 不透水性（0.3 MPa，120 min） |  | 不透水 |  |  |
| 6 | 柔性片状材料与柔性片状材料剥离强度（搭接边）/（N/mm） | 无处理 ≥ | 1.0 |  |  |
|  |  | 浸水处理 ≥ | 0.8 |  |  |
|  |  | 热处理 ≥ | 0.8 |  |  |
| 7 | 热老化 （80 ℃，168 h） | 拉力保持率/% ≥ | 90 |  |  |
|  |  | 伸长率保持率/% ≥ | 80 |  |  |
|  |  | 低温柔性（-18 ℃） | 无裂纹 |  |  |
| 8 | 抗窜水性（水力梯度） |  | 0.8 MPa/35 mm,4 h不窜水 |  |  |
| 9 | 钉杆撕裂强度/N ≥ |  | — | — | 120 |

    - 预铺保护结合层

- 预铺保护结合层物理性能应符合表2规定。

- 预铺保护结合层物理性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凝结时间（终凝/h ） ≤ | 24 |
| 2 | 抗渗压力/MPa ≥ | 1.0 |
| 3 | 与后浇混凝土粘结强度/MPa ≥ | 0.5 |

    - 预铺复合防水卷材

- 预铺复合防水卷材物理性能应符合表3规定。

- 预铺复合防水卷材物理性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击性能（0.5㎏•m） |  | 无渗漏 |  |
| 2 | 与后浇混凝土剥离强度/(N/㎜) | 无处理 ≥ |  | 1.5 |
|  |  | 浸水处理 ≥ |  | 1.5 |
|  |  | 泥沙污染表面 ≥ |  | 1.5 |
|  |  | 紫外处理 ≥ |  | 1.0 |
|  |  | 热处理 ≥ |  | 1.0 |
| 3 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度/(N/㎜) ≥ |  |  | 1.5 |

- 试验方法

  - 柔性片状材料

    - 标准条件

- 温度应为（23±2）℃，相对湿度应为（50±10）%。

    - 试件制备

试件在（23±2）℃放置24 h后进行裁取，每组试件在柔性片状材料宽度方向均匀分布裁样，避开柔性片状材料边缘100㎜以上，裁切的试件不应有毛边，试件尺寸与数量见表4。

- 试件形状与数量

| 序号 | 项目 |  | 尺寸（纵向×横向）/（mm×mm） |  | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YH、YE | YT |  |
| 1 | 拉伸性能 |  | 220×25 | 220×50 | 纵横向各5个 |
| 2 | 撕裂力 |  | GB/T 529—2008中无割口直角试件 |  | 纵横向各5个 |
| 3 | 耐热性 |  | 100×50 |  | 3 |
| 4 | 低温柔性 |  | 150×25 |  | 10 |
| 5 | 不透水性 |  | 约150×150 |  | 3 |
| 6 | 柔性片状材料与柔性片状材料剥离强度（搭接边）a | 无处理 | 50×150 |  | 10 |
|  |  | 浸水处理 | 50×150 |  | 10 |
|  |  | 热处理 | 处理时300×200， 处理后裁取50×150 |  | 处理时2， 处理后裁10 |
| 7 | 热老化b | 拉伸性能 保持率 | 处理时250×150， 处理后裁取220×25 | 处理时250×300， 处理后裁取220×50 | 处理时纵横向各1， 处理后纵横向各5 |
|  |  | 低温柔性 | 处理时150×150， 处理后裁取150×25 |  | 处理时2， 处理后10 |
| 8 | 抗窜水性 |  | 约110×110 |  | 3 |
| 9 | 钉杆撕裂强度 |  | — | 100×200 | 纵横向各5个 |
| a 柔性片状材料在留边处取样试验；b 裁取拉伸性能保持率试件时，热老化处理和无处理试件裁样位置应相邻。 |  |  |  |  |  |

    - 面积

柔性片状材料的面积应按GB/T 35467—2017中5.3进行试验。

    - 厚度

柔性片状材料的厚度试验应按GB/T 35467—2017中5.5进行试验。

    - 外观

应按GB/T 328.2进行试验。

    - 拉伸性能

应按GB/T 35467—2017中5.8.1进行试验。

    - 撕裂力

应按GB/T 35467—2017中5.9.1进行试验。

    - 耐热性

应按GB/T 35467—2017中5.10进行试验。

    - 低温柔性

应按GB/T 35467—2017中5.11进行试验。弯曲轴直径为20㎜。

    - 不透水性

应按GB/T 328.10—2007中5.12进行。采用十字开缝盘，试验时间为120 min。将防粘材料揭去，覆盖滤纸避免粘结。三个试件在规定压力和规定时间内均不透水认为不透水性通过。

    - 柔性片状材料与柔性片状材料剥离强度（搭接边）

应按GB/T 35467—2017中5.13进行试验。

    - 热老化

应按GB/T 35467—2017中5.18.1进行试验。

    - 抗窜水性

按GB/T 23457—2017中6.18进行试验。采用预铺保护结合层材料代替GB/T 23457—2017中6.18中的砂浆，预铺保护结合层材料按本文件6.2.3进行配料。

    - 钉杆撕裂强度

应按GB/T 328.18—2007的规定进行钉杆撕裂强度试验，计算同向5个试件算术平均值。

  - 预铺保护结合层

    - 标准试验条件

试验室试验及干养护条件：温度(23±2)℃，相对湿度(50±10)%。

养护室（箱）养护条件：温度(20±3)℃，相对湿度≥90%。

养护水池：温度(20±2)℃。

试验前样品及所有器具应在温度(23±2)℃，相对湿度(50±10)%条件下放置至少24 h。

    - 外观

目测。

    - 配料

应按产品说明要求配料。

    - 凝结时间

应按6.2.3配料，按GB/T 1346—2011进行试验，采用受检材料代替该标准中试验用水泥。

    - 抗渗压力

应按6.2.3配料，搅匀后一次装满抗渗试模，在振动台上振动成型，振动2 min，按GB 23440—2009中6.5.2进行试验，试件养护龄期为28 d。

    - 与后浇混凝土粘结强度

- 应按JC/T 984—2011中7.8进行试验。按6.2.3配料，倒入如图1所示的成型模框中，抹平，为方便脱模，内部可涂抹脱模剂。

图1成型模框

- 干养护条件下养护3 d后，在模框上放置一内部尺寸为（70×70×20）㎜的模框，浇筑水泥砂浆。浇筑前，确保预铺保护结合层表面无浮灰、粉尘等影响粘结。水泥砂浆按强度等级42.5的普通硅酸盐水泥：标准砂：水=1:2:0.4的重量比配制。为方便脱模，底部模框（图1）上表面、上模框内表面可涂抹脱模剂。底部模框上表面涂抹脱模剂时，应对预铺保护结合层的上表面采取保护措施，以免影响其与后浇水泥砂浆的粘结效果。

- 压实、抹平后，在干养护环境下养护28 d后制得如图2所示的试件5个，按GB/T 16777—2008中7.1进行试验,按GB/T 16777—2008中7.3的规定计算粘结强度。

图2粘结强度试件

说明：

1----后浇水泥砂浆；

2----预铺保护结合层。

  - 预铺复合防水卷材

    - 标准试验条件

试验室试验及干养护条件：温度(23±2)℃，相对湿度(50±10)% 。

养护室（箱）养护条件：温度(23±3)℃，相对湿度≥90%。

养护水池：温度(23±2)℃。

试验前样品及所有器具应在温度(23±2)℃，相对湿度(50±10)%的条件下养护不少于24 h。

    - 试样制备

按表5规定的尺寸与数量裁取柔性片状材料试样。

- 柔性片状材料试样形状与数量

| 序号 | 项目 |  | 尺寸（纵向×横向）/（mm×mm） | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击性能 |  | 约300×300 | 5 |
| 2 | 与后浇混凝土剥离强度/(N/㎜) | 无处理 | 200×50 | 5 |
|  |  | 浸水处理 | 200×50 | 5 |
|  |  | 泥沙污染表面 | 200×50 | 5 |
|  |  | 紫外处理 | 200×50 | 5 |
|  |  | 热处理 | 200×50 | 5 |
| 3 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度/(N/㎜) |  | 200×50 | 5 |

    - 抗冲击性能

按6.2.3配料，分1～2次刮涂于去除防粘层的柔性片状材料试样表面制备预铺保护结合层，干养护条件下养护28 d制得抗冲击性能试件，养护期间，预铺保护结合层表面覆盖一层厚度为0.01㎜～0.15㎜的塑料薄膜，薄膜应摊平并与预铺保护结合层贴合，固化后的预铺保护结合层厚度为（3.0±0.2）㎜。

按GB/T 23457—2017中6.12进行冲击试验，试验时预铺保护结合层朝上，所有试件的柔性片状材料无穿孔渗漏为通过。

    - 与后浇混凝土剥离强度

- 按6.2.3配料，分1～2次刮涂于去除防粘层的柔性片状材料试样表面制备厚度为（3.0±0.2）㎜，面积为（70×50）㎜的预铺保护结合层，干养护3d，制得预铺复合防水卷材试件25个。

- 将制得的预铺复合防水卷材试件按GB/T 23457—2017中6.20分别进行与后浇混凝土剥离强度无处理、浸水处理、泥沙污染表面处理、紫外处理、热处理试验。制备与后浇混凝土剥离强度试件时，后浇水泥砂浆前，确保预铺保护结合层表面无浮灰、粉尘等影响粘结。

    - 与后浇混凝土浸水后剥离强度

按6.2.3配料，分1～2次刮涂于去除防粘层的柔性片状材料试样表面制备预铺保护结合层，厚度为（3.0±0.2）㎜，面积为（70×50）㎜的预铺保护结合层，干养护3d后，再按GB/T 23457—2017中6.21进行与后浇混凝土浸水后剥离强度试验。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括厚度、拉伸性能、撕裂力、耐热性、低温柔性、不透水性、柔性片状材料与柔性片状材料剥离强度（搭接边）（无处理）、预铺保护结合层材料外观。

    - 型式检验

型式检验项目应符合第5章全部要求，在下列情况下应进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 正常生产时，每年进行一次；

- 原材料、配方、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 产品停产一年以上恢复生产时。

  - 组批

柔性片状材料以同一类型、同一规格10000㎡作为一批，不足10000㎡也作为一批。预铺保护结合层材料与柔性片状材料配套组批。

  - 抽样

在每批产品中随机抽取5卷柔性片状材料进行面积、厚度、外观检验，随机抽取5组配套预铺保护结合层材料进行外观检验。

上述检验合格后，从中随机抽取柔性片状材料不应少于1.5㎡、预铺保护结合层材料不应少于5.0㎏进行物理性能试验。

  - 判定规则

    - 面积、厚度、外观

面积、厚度、外观均符合5.1、5.2规定时，则判定面积、厚度、外观合格，否则判定该项不合格。对不合格项目，允许在该批产品中按本文件7.3的规定重新抽样检验，全部符合本文件规定即判定面积、厚度、外观合格；若仍有不符合本文件规定的即判该批产品不合格。

    - 物理性能

试验结果符合5.3的规定，判定该批产品物理性能合格。若其中仅有1项不符合本文件规定，允许在该批产品中随机另抽一组进行单项复测，合格则判批产品物理性能合格，否则判批产品物理性能不合格。

    - 总判定

出厂检验试验结果全部符合第5章相关要求时判定该批产品合格。

型式检验试验结果符合第5章全部要求时判定该批产品合格。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

产品外包装应包括下列内容：

- 产品名称；

- 生产商名称、地址；

- 商标；

- 产品标记；

- 生产日期或批号；

- 贮存与运输注意事项；

- 检验合格标识。

  - 包装

产品采用适于贮存与运输的方式包装。

  - 运输与贮存

    - 运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂；避免撞击、挤压、日晒雨淋，贮存温度不应高于45℃；柔性片状材料采用平放贮存时，码放高度不超过5层；立放贮存时，单层堆放。保持预铺保护结合层材料的包装完好无损。

    - 运输时，防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。

    - 在正常运输、贮存条件下，柔性片状材料和预铺保护结合层材料贮存期自生产之日起不应小于6个月。

_________________________________