ICS 91.120.30

Q  17

团体标准

T/CECS×××××—2022

皮芯结构热纺粘高分子胎基湿铺防水卷材

Thermal spun-bonded polymer membrane based wet installed waterproofing sheets with skin-core structure

征求意见稿

2022-××-××发布                   2022-××-××实施

中国工程建设标准化协会 发布

目录

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 规格	1

5 标记	1

6 要求	2

7 试验方法	3

8 检验规则	5

9 标志、包装、运输与贮存	6

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014给出的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发2021年第二批协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字〔2021〕20号）的要求制定。

本文件的某些内容涉及ZL201820341655.9、ZL201820342178.8、ZL201820342179.2、ZL201820341390.2、202022425235.9等相关专利及核心技术，涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与本文件主编单位协商处理，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口。

本文件负责起草单位：西牛皮防水科技有限公司、奥来国信(北京)检测技术有限责任公司。

本文件参加起草单位：xxxxx。

本文件主要起草人：XXXX。

本文件主要审查人：XXXX。

皮芯结构热纺粘高分子胎基湿铺防水卷材

- 范围

本文件规定了皮芯结构热纺粘高分子胎基湿铺防水卷材的术语和定义、规格、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于由皮芯结构热纺粘高分子胎基与改性沥青粘结胶料复合构成，采用湿铺粘结料与基层粘结，具有自粘性的聚合物改性沥青防水卷材。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 328.2 建筑防水试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观

GB/T 328.9—2007 建筑防水试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能

GB/T 328.18—2007 建筑防水试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）

GB/T 529—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤型、直角形和新月形试样）

GB/T 23457—2017 预铺防水卷材

GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 皮芯结构热纺粘高分子胎基Thermal spun-bonded polymer membrane with skin-core structure

- 由皮芯结构的高分子纺丝经热熔融工艺制成。

- 皮芯结构热纺粘高分子胎基湿铺防水卷材 Thermal spun-bonded polymer membrane based wet installed waterproofing sheets with skin-core structure

由皮芯结构热纺粘高分子胎基与改性沥青粘结胶料复合构成，用于非外露工程，采用湿铺粘结料与基层粘结，具有自粘性的聚合物改性沥青防水卷材。

- 规格

产品的厚度：1.5㎜、2.0 ㎜，其它规格可由供需双方约定。

- 标记

产品按名称、标准编号、全厚度、面积顺序标记。

示例：20㎡1.5㎜皮芯结构热纺粘高分子胎基湿铺防水卷材 标记为：

皮芯结构热纺粘高分子胎基湿铺防水卷材 T/CECS ××—2022—1.5—20。

- 要求

  - 面积、厚度

    - 面积不小于产品面积标记值的99%。

    - 卷材厚度平均值不小于标称值。

    - 产品的厚度不得小于1.5 ㎜。

  - 外观

    - 卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过20 ㎜。

    - 成卷卷材在5℃～45℃任一产品温度下展开时，在距卷芯1000㎜长度外不应有裂纹或10㎜以上的粘结。

    - 卷材表面不允许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口，胶层应连续不断开。

    - 每卷卷材接头不应超过一个，较短的一段长度不应少于1000㎜，接头应剪切整齐，并加长150㎜。

  - 物理性能

- 产品物理性能应符合表1规定。

- 产品物理性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 | 拉力/（N/50mm） ≥ | 250 |
|  |  | 最大拉力时伸长率/% ≥ | 50 |
|  |  | 拉伸现象 | 胶层与高分子胎基无分离 |
| 2 | 撕裂力/N ≥ |  | 45 |
| 3 | 耐热性（70 ℃，2 h） |  | 无流淌、无滴落，滑移≤2 mm |
| 4 | 低温柔性(-20 ℃) |  | 无裂纹 |
| 5 | 不透水性（0.3 MPa，120 min） |  | 不透水 |
| 6 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）/（N/mm） | 无处理 ≥ | 1.0 |
|  |  | 浸水处理 ≥ | 0.8 |
|  |  | 热处理 ≥ | 0.8 |
| 7 | 渗油性/张数 ≤ |  | 2 |
| 8 | 持粘性/min ≥ |  | 30 |
| 9 | 与水泥砂浆剥离强度/（N/mm） | 无处理 ≥ | 1.5 |
|  |  | 热处理 ≥ | 1.0 |
| 10 | 与水泥砂浆浸水后剥离强度/（N/mm） ≥ |  | 1.5 |

表1（续）

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 热老化 （80℃，168h） | 拉力保持率/% ≥ | 90 |
|  |  | 伸长率保持率/% ≥ | 80 |
|  |  | 低温柔性（-18 ℃） | 无裂纹 |
| 12 | 尺寸变化率/%(90 ℃,48 h) |  | ±5.0 |
| 13 | 热稳定性 |  | 无起鼓、流淌，高分子胎基边缘卷曲最大不超过边长1/4 |
| 14 | 抗窜水性（水力梯度） |  | 0.6 MPa/35 mm,4 h不窜水 |
| 15 | 钉杆撕裂强度/N ≥ |  | 120 |

- 试验方法

  - 标准条件

- 温度应为（23±2）℃，相对湿度应为（50±10）%。

  - 试件制备

- 试件在（23±2）℃放置24 h后进行裁取，每组试件在卷材宽度方向均匀分布裁样，避开卷材边缘100㎜以上，裁切的试件不应有毛边。

试件尺寸与数量见表2。

- 试件尺寸与数量

| 序号 | 项目 |  | 尺寸（纵向×横向）/（mm×mm） | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 |  | 220×50 | 纵横向各5个 |
| 2 | 撕裂力 |  | GB/T 529—2008中无割口直角试件 | 纵横向各5个 |
| 3 | 耐热性 |  | 100×50 | 3 |
| 4 | 低温柔性 |  | 150×25 | 10 |
| 5 | 不透水性 |  | 约150×150 | 3 |
| 6 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）a | 无处理 | 50×150 | 10 |
|  |  | 浸水处理 | 50×150 | 10 |
|  |  | 热处理 | 处理时300×200， 处理后裁取50×150 | 处理时2， 处理后裁10 |
| 7 | 渗油性 |  | 50×50 | 3 |
| 8 | 持粘性 |  | 150×50 | 5 |
| 9 | 与水泥砂浆剥离强度 | 无处理 | 200×50 | 5 |
|  |  | 热处理 | 200×50 | 5 |
| 10 | 与水泥砂浆浸水剥离强度 |  | 200×50 | 5 |

表2（续）

| 序号 | 项目 |  | 尺寸（纵向×横向）/（mm×mm） | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 热老化b | 拉伸性能 保持率 | 处理时250×300， 处理后裁取220×50 | 处理时纵横向各1， 处理后纵横向各5 |
|  |  | 低温柔性 | 处理时150×150， 处理后裁取150×25 | 处理时2， 处理后10 |
| 12 | 尺寸变化率 |  | 250×250 | 3 |
| 13 | 热稳定性 |  | 500×500 | 1 |
| 14 | 抗窜水性 |  | 约110×110 | 3 |
| 15 | 钉杆撕裂强度 |  | 100×200 | 纵横向各5个 |
| a 卷材在留边处取样试验。 b 裁取拉伸性能保持率试件时，热老化处理和无处理试件裁样位置应相邻。 |  |  |  |  |

  - 面积

应按GB/T 35467—2017中5.3进行试验。

  - 厚度

应按GB/T 35467—2017中5.5进行试验。

  - 外观

应按GB/T 328.2进行试验。

  - 拉伸性能

应按GB/T 328.9—2007中方法A进行，调整夹具间距，标线间距为100㎜。记录最大拉力和最大拉力伸长率，取同向5个试件的平均值，纵横向分别测试，记录拉伸过程胶层与高分子胎是否分离。纵向试验结果的算术平均值、横向试验结果的算术平均值及拉伸现象都应符合要求。

  - 撕裂力

应按GB/T 529—2008进行试验。采用无割口直角形试件，直接读取最大拉力值，结果以力值表示，拉伸速度为250㎜/min。

分别计算同向5个试件拉力的算术平均值作为卷材纵向或者横向撕裂力，单位为N。纵向试验结果的算术平均值、横向试验结果的算术平均值都应符合要求。

  - 耐热性

应按GB/T 35467—2017中5.10进行试验。

  - 低温柔性

应按GB/T 35467—2017中5.11进行试验。弯曲轴直径为20㎜。

  - 不透水性

应按GB/T 35467—2017中5.12进行试验。采用十字开缝盘，试验时间为120 min。将防粘材料揭去，覆盖滤纸避免粘结。三个试件在规定压力和规定时间内均不透水认为不透水性通过。

  - 卷材与卷材剥离强度（搭接边）

应按GB/T 35467—2017中5.13进行试验。

  - 渗油性

应按GB/T 35467—2017中5.14进行试验。

  - 持粘性

应按GB/T 35467—2017中5.15进行试验。

  - 与水泥砂浆剥离强度

应按GB/T 35467—2017中5.16进行试验。

  - 与水泥砂浆浸水后剥离强度

应按GB/T 35467—2017中5.17进行试验。

  - 热老化

应按GB/T 35467—2017中5.18.1进行试验。

  - 尺寸变化率

应按GB/T 35467—2017中5.19进行试验，温度（90±2）℃，时间48 h。

  - 热稳定性

应按GB/T 35467—2017中5.20进行试验。

  - 抗窜水性

应按GB/T 23457—2017中6.18进行试验。

  - 钉杆撕裂强度

应按GB/T 328.18—2007的规定进行钉杆撕裂强度试验，计算同向5个试件算术平均值。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括：外观、厚度、拉伸性能、撕裂力、耐热性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）。

    - 型式检验

型式检验项目应符合第6章全部要求，在下列情况下应进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 正常生产时，每年进行一次；

- 原材料、配方、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 产品停产一年以上恢复生产时。

  - 组批

以同一类型、同一规格10000㎡作为一批，不足10000㎡也作为一批。

  - 抽样

在每批产品中随机抽取5卷进行厚度、面积、外观检验。

上述检验合格后，从中随机抽取一卷取不少于1.5㎡的试样进行物理性能试验。

  - 判定规则

    - 厚度、外观

厚度、面积、外观均符合6.1、6.2规定时，则判定厚度、面积、外观合格，否则判定该项不合格。对不合格项目，允许在该批产品中随机另抽5卷重新抽样检验，全部符合本文件规定即判定厚度、面积、外观合格；若仍有不符合本文件规定的即判该批产品不合格。

    - 物理性能

试验结果符合6.3的规定，判定该批产品物理性能合格。若其中仅有1项不符合本文件规定，允许在该批产品中随机另抽一卷进行单项复测，合格则判批产品物理性能合格，否则判批产品物理性能不合格。

    - 总判定

出厂检验试验结果全部符合第6章相关要求时判定该批产品合格。

型式检验试验结果符合第6章全部要求时判定该批产品合格。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

产品外包装应包括下列内容：

- 产品名称；

- 生产商名称、地址；

- 商标；

- 产品标记；

- 生产日期或批号；

- 贮存与运输注意事项；

- 检验合格标识。

  - 包装

产品采用适于贮存与运输的方式包装。

  - 运输与贮存

    - 运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂；避免撞击、挤压、日晒雨淋，贮存温度不应高于45 ℃；产品平放贮存时，码放高度不超过5层；立放贮存时，单层堆放。

    - 产品运输时，防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。

    - 在正常运输、贮存条件下，产品贮存期自生产之日起不应小于12个月。

_________________________________