T/CECS XXX—2021

中国工程建设标准化协会标准

变角速旋喷防渗墙技术规程

Technical code of variably spraying jet grouting cut-off wall

（征求意见稿）

中国xx出版社

中国工程建设标准化协会标准

变角速旋喷防渗墙技术规程

Technical code of variably spraying jet grouting cut-off wall

T/CECS XXX—202X

中国xx出版社

202X 北  京

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2021年第一批工程建设协会标准制定、修订计划的通知》要求，编制组经深入调查研究，结合工程实践和专项研究，认真总结经验，参考国内相关标准、规范，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分6章和5个附录，主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、设计、施工、工程质量检查和验收等。

本规程的某些内容涉及“高压喷射水泥土防渗墙的施工方法”（专利号为：ZL 2017 1 1303489.X）专利。涉及专利的问题，使用者可直接与主编单位及专利权人协商处理。除此之外，部分内容仍有可能直接或间接涉及其他专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会地基基础专业委员会归口管理，由山东大学和山东省机械施工有限公司负责具体技术内容的解释。

本规程在执行过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关资料寄送至山东大学（地址：济南市二环东路12550号山东大学兴隆山校区高速楼C311，邮编：250002，电话：13964068328，邮箱：zhanyong-y@sdu.edu.cn）；山东省机械施工有限公司（地址：济南市槐荫区绿地中央广场C-3地块A座18楼，邮编：250000，电话：13805401529，邮箱：sdjs1960@163.com），以供修订时参考。

主 编 单 位：山东大学

山东省机械施工有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1	总 则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	5

4  设 计	7

4.1  一般规定	7

4.2  变喷防渗墙设计	8

4.3  浆液	10

5  施工	13

5.1  施工准备	13

5.2  施工设备机具	13

5.3  钻孔	15

5.4  变喷施工	16

6  工程质量检查和验收	19

6.1  工程质量检查	19

6.2  工程验收	21

附录A   变喷防渗墙推荐施工参数	23

附录B  变喷防渗墙水泥浆造浆记录	24

附录C  变喷防渗墙钻孔记录	25

附录D  变喷防渗墙施工记录	26

附录E  变喷防渗墙施工过程质量检查	27

本规范用词说明	28

引用标准名录	29

Contents

1	Gnenral Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirement	5

4  Design	7

4.1  General Requirement	7

4.2  Design of Variably Spraying Cut-off Wall	8

4.3  Grouting Materials	10

5  Construction	13

5.1 Construction Preparation	13

5.2  Construction Equipment and Tools	13

5.3  Drilling Hole	15

5.4  Variably Spraying Construction	16

6  Construction Quality Control and Acceptance of Project	19

6.1  Construction Quality Control	19

6.2  Acceptance of Project	22

Appendix A Recommended Construction Parameters of Variably Spraying Cut-off Wall	24

Appendix B Grouting Materials Records of Variably Spraying Cut-off Wall	25

Appendix C Drilling Records of Variably Spraying Cut-off Wall	26

Appendix D Construction Records of Variably Spraying Cut-off Wall	27

Appendix E Construction Quality Control of Variably Spraying Cut-off Wall	28

Explanation of Text in This Code	28

List of Quoted Standards	29

# 总 则

1.0.1  为规范变角速旋喷防渗墙的设计、施工和质量检测与验收，保证工程安全、质量可靠、技术先进、经济环保，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于变角速旋喷防渗墙的设计、施工和质量检测与验收。

1.0.3  变喷防渗墙可用于深基坑、地铁、地下道路等地下工程，水库大坝、海堤、江河堤防等坝体、坝基工程，以及地下水库截渗坝等工程的防渗。

条文说明

高压旋喷桩是深基坑、地铁、地下道路等地下工程，以及水利堤坝等工程常用的垂直防渗技术，该技术通过高压旋喷而成的圆柱形水泥土凝结体相互搭接形成连续的防渗墙，该类防渗墙成墙厚度较大、施工钻孔间距较小，导致水泥消耗量大、工程造价高、施工效率低；摆喷工艺虽然能做出较宽的单幅墙段，施工钻孔间距较大，墙体较薄，工程造价较低，但靠近喷射孔处所形成的墙体太薄，高水头下抗渗能力差，工程可靠性低，特别是对变形较为敏感的基坑防渗墙工程，会因边坡不可避免的变形而导致墙身破裂发生漏水事故，目前在支护工程上极少采用。

变角速旋喷工艺通过控制旋喷管在360°范围内做变角速度旋转喷射并提升，可以形成矩形、椭圆形等异型断面凝结体。采用矩形断面控制模式，将传统高压旋喷形成的圆柱形桩体改变为呈板状的矩形结构，可以将单幅防渗墙厚度减薄、长度加大，大幅减少了钻孔数量，并节省大量水泥，显著降低工程造价；与摆喷防渗墙相比，可有效解决喷射孔处墙体薄、抗变形能力低、防渗效果差等工程问题。因此，变喷防渗墙具有广泛的工程适用性。

1.0.4  变角速旋喷防渗墙的设计与施工应符合节约资源、保护环境、绿色施工的原则。

1.0.5  变角速旋喷防渗墙的设计与施工除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  高压旋喷桩防渗墙 high-pressure jet grouting cut-off wall

高压旋喷管在360°范围内匀速旋转喷射并提升，形成的圆柱形凝结体相互搭接组成的连续防渗墙体。

2.1.2  变角速旋喷 variably spraying jet grouting

通过控制旋喷管在360°范围内做变角速度旋转喷射并提升，形成矩形、椭圆形等异型断面凝结体的高压喷射工艺，简称变喷。

条文说明

基于射流理论，对于土质结构均匀土层，射流作用半径的大小与射流作用时间的长短呈正比关系，射流作用时间越长、喷射半径越大。通过控制喷射管在360°范围内的变角速旋喷，可以形成矩形、椭圆形、十字形、纺锤形等各种异型断面的凝结体，以满足不同工程的需要。如地基加固中采用十字形断面可以增大水泥土桩的比表面积；在十字形、纺锤形断面中插入型钢，可用于SMW工法；正方形断面适于封底作业；矩形断面适于防渗墙工程等。

2.1.3  变角速旋喷防渗墙  variably spraying jet grouting cut-off wall

采用变喷工艺形成的矩形等断面凝结体互相搭接组成的连续防渗墙体，简称变喷防渗墙。

条文说明

在防渗墙工程中，采用矩形断面控制工艺形成厚度0.3m~0.5m、长度1.0m以上的板状墙体，可以显著加大钻孔间距、提高施工效率，减小墙体厚度、降低工程造价，避免摆喷技术缺陷，因此，防渗墙工程推荐采用矩形控制模式。

2.1.4  变角速度比 ratio of variable angular velocity

旋喷管在360°范围内做变角速喷时采用的最大角速度与最小角速度之比。

2.1.5  两管法  jet grouting with double pipes

旋喷管为两管结构，同轴喷射高压水泥浆液和压缩空气的施工方法。

2.1.6  三管法  jet grouting with triple pipes

旋喷管为三管结构，同轴喷射高压水和压缩空气，另外输入低压水泥浆液的施工方法。

2.1.7  凝结体  cementation product

水泥浆液与土层混和掺搅固化后，形成的具有一定强度和功能的水泥土固结体。

2.1.8  先导孔  pilot hole

在钻孔前按一定距离设置的辅助探查土层的钻孔。

条文说明

沿防渗墙轴线方向的地层结构和性质一般存在较大差异。为了根据土层分布情况及时调整喷射工艺参数，确保施工质量，在钻孔前应设置先导孔，以查明土层情况。

2.1.9  冒浆  grout oozing out

高压射流切割土层，与地层中的土混合掺搅后，升扬置换冒到地面孔口的废浆液。

2.1.10  围井  enclosed well

为检查防渗墙的工程质量和防渗效果，以被检查的防渗墙段为一边，防渗墙外侧用同样方法构筑的井状结构。

2.1.11  工程单元 engineering unit

按工程规模和地层情况划分的施工区段。

2.1.12  休止期 rest period

防渗墙施工结束后至开始检测的间隔时间。

## 2.2  符号

k—土的渗透系数；

q —土层的透水率；

R—凝结体抗压强度；

n—喷嘴个数；

p—喷射压力；

Q—注浆量；

ρ—喷射液体密度；

r—变角速度比；

v—提升速度；

vr—旋转速度。

# 3  基本规定

3.0.1  变喷防渗墙设计和施工，应因地制宜，综合考虑土层类型和性质、地下水条件、场地及周边环境、地下埋设物以及施工设备性能等因素。

3.0.2  变喷防渗墙施工方法适用于黏土、粉质黏土、粉土、粉细砂、碎石土以及由上述土层组成的互层地基；对于软流塑的黏性土、淤泥、淤泥质土、坚硬黏性土以及含有较多大粒径漂石、块石的地层，应通过试验确定技术适用性和技术参数。

条文说明

在高压射流作用下，细颗粒土以及一般的卵石、碎石土均可与水泥浆良好掺搅、形成所需的凝结体，具有较好的工程效果。但对于含有大粒径漂石、块石的地层，以及坚硬密实的其他土层，因高压射流受阻削弱，射流的冲击破碎力和作用范围急剧下降；对于软流塑的黏性土、淤泥、淤泥质土以及黏结强度较弱的可液化粉土、粉细砂，因其抗剪强度太低，不足以抵抗高压射流的切割冲击，很容易形成水泥浆流失，难以形成凝结体。因此，在制定施工方案时，应掌握场地的工程地质、水文地质条件，把握施工设备性能，根据设计文件、当地经验等开展现场试验，分析工艺的适用性。

对于复杂的互层地基，应尽量查明地层结构情况，针对不同土层合理设定旋喷工艺参数。对基岩和碎石土中的卵石、块石、漂石呈骨架结构的地层，地下水流速过大和已涌水的地层等应慎重选用。

3.0.3  变角速旋喷防渗墙施工工艺和技术参数，应选择有代表性的地层通过现场试喷或试验性施工确定，其凝结体设计强度和主要尺寸应通过现场试验验证。

条文说明

旋喷的有效喷射范围与射流压力、流量、旋喷管提升速度以及土层类型密切相关，由于影响因素复杂，正式施工前应选择有代表性地段进行试喷，以确定相应工程条件下的有效喷射范围（布孔间距）、施工参数、浆液性能要求等。宜通过单孔和多孔试喷验证和优化各施工工艺参数。由于沿防渗墙方向要求的喷射半径较大，变喷防渗墙施工宜采用三管法。

3.0.4  有降水设计的支护工程，应先施工防渗墙，后施工降水井。防渗墙施工结束一周后方可进行基坑降水作业，强度达到设计要求后方可开挖土方。

条文说明

为避免水泥浆渗入降水井的反滤层，影响降水效果，在工序安排上应先施工防渗墙后施工降水井，或保持两者之间的合理间距。防渗墙强度还未达到要求时，过早进行基坑降水、开挖土方，会因水头压力和基坑边坡变形对防渗墙造成损伤、导致失效漏水，因此需对基坑降水、开挖土方的时间做出明确要求。

3.0.5  当施工对地上、地下建（构）筑物、管线等产生有害影响时，应明确施工安全距离和防护措施。

3.0.6  施工中应做好废水废浆的处理回收利用工作。

3.0.7  施工场地应平整坚实，气、水、电应设置专用管路和线路。

3.0.8  变喷防渗墙宜采用预钻孔方法施工，并采取隔孔两序的施工顺序。施工前应根据工程规模划分单元工程并进行钻孔编号。

条文说明

当防渗墙深度较大（大于20m）、土层复杂、密实坚硬、标贯击数较大时，采用预先钻孔方式可保证防渗墙的垂直度和搭接的可靠性。对于一般深度不超过20m的基坑防渗工程亦可以采用“钻喷一体”工艺。根据施工场地的工程地质、水文地质资料和工程规模，详细分析地层分布特点，划分若干工程单元，可细化每个工程单元的施工工艺参数，合理实施施工方案，有利施工管理和验收。一般划分每个单元工程的防渗面积不宜大于1000m2。

# 4  设 计

## 4.1  一般规定

4.1.1  变喷防渗墙设计前应取得以下资料：

1 施工场地的工程地质、水文地质勘察资料；

2 施工区域及周边范围内既有地下建（构）筑物资料；

3 工程设计文件及防渗技术要求；

4 施工设备性能参数及施工工艺方法；

5 质量标准和检查验收方法。

条文说明

变喷防渗墙属于地下隐蔽工程，技术文件的完备性及其数据的可靠性直接影响工程质量。其设计文件内容应包括材料设计、墙体结构设计，以及主要施工参数、工艺、技术要求、质量标准、检查方法等。工程地质资料应包括土层的土质、颗粒级配和标准贯入击数等内容；水文地质资料中应包括地下水位及其变化范围、地下水质、地下水流速、和地层渗透系数等。

4.1.2  防渗墙在不同地层中渗透性能和抗压强度要求，可参考表4.1.2确定。

表4.1.2  防渗墙性能指标

| 地层 | 渗透系数k （cm /s） | 凝结体抗压强度R （MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉土、粉质黏土层 | i×10-6 | 0.5～3.0 |  |
| 砂土层 | i×10-6 | 1.5～5.0 |  |
| 砾石层 | i×10-5～i×10-6 | 3.0～10 |  |
| 碎（卵）石层 | i×10-4～i×10-5 | 3.0～12 |  |

注：1. i=1~9；2. 渗透系数k为现场检测指标，凝结体抗压强度R为室内检测指标；3. 三管法k取高值、R取低值；两管法k取低值、R取高值。

条文说明

变喷防渗墙凝结体的渗透系数和抗压强度与多种因素有关，应由设计确定并经试喷验证。表4.1.2提供了一个参考范围，以便确定适宜的水泥掺量。

4.1.3  试喷应遵循以下原则：

1  试喷数量应根据建筑场地的复杂程度、规模及类型等确定。试验可采用单孔或多孔方式；

2  试喷应考虑地层最不利情况，选择具有代表性的地层；

3  宜采用不同的施工工艺参数进行试喷；

4  对有特殊要求的孔段，亦可采用复喷等方法增加喷射长度和凝结体强度；

5  宜根据建筑工程设计要求，进行围井试验；

6  钻孔宜深入相对不透水层0.5m~1.0m。

条文说明

由于建筑场地的复杂性，需要通过试喷来确定整个工程的施工工艺参数。试喷应选择具有代表性的地层，并考虑地层最不利情况。试喷应按水泥土凝结体的设计半径与土的性状确定喷射压力、注浆流量、提升速度、旋转变速比等工艺参数，对硬塑的黏性土、密实的砂土和碎石土宜取较小的提升速度、较大的喷射压力；对易发生液化的粉土、粉细砂宜取较大的提升速度、较小的喷射压力；对于软硬不均匀的互层地基，应采取措施提前识别，并通过现场试验准确、合理确定施工艺和工艺参数。

4.1.4  试喷应取得以下结果：

1  通过开挖实测试喷的有效喷射范围，明确防渗墙搭接尺寸，确定设计孔距；

2  确定浆液性能指标，变角速参数、射流压力、流量以及喷射管提升速度等具体施工参数；

3  确定施工质量标准及施工质量控制指标；

4  检测分析防渗墙的渗透性能和抗压强度，检测应设置的休止期；

5  分析施工方案、工艺参数的适用性。

条文说明

试喷应提出单幅防渗墙断面尺寸，并依据有关规定的搭接尺寸确定变喷孔距；通过群孔试喷确定防渗墙搭接的防渗效果和施工中应注意的问题。由于土层性质在竖向上差异较大，单幅防渗墙上下的宽度不同，确定变喷孔距时应考虑竖向的最不利情况。

## 4.2  变喷防渗墙设计

4.2.1  变喷防渗墙的单幅长度与厚度应通过现场试验确定；缺少试验时，可根据土层类别性质及其密实程度、喷射工艺参数等因素，结合工程经验确定。初步设计时，三管法变喷单幅防渗墙厚度及长度可参考表4.2.1确定。

表4.2.1  三管法变喷单幅防渗墙厚度及长度

| 土 质 | 单幅长度（m） | 厚 度（m） |
| --- | --- | --- |
| 粉土、粉细砂 | 1.5~1.6 | 0.4~0.5 |
| 黏土、粉质黏土 | 1.4~1.5 | 0.3~0.4 |
| 碎石土、中粗砂 | 1.0~1.3 | 0.2~0.3 |

注：表中推荐参数是采用三管法，在变角速度比为14~16、提升速度为100mm~150mm/min条件下的现场试验结果。单管法、双管法，以及三管法变角速度比、提升速度有变动等情况下，相关参数应通过试验确定。

条文说明

变喷防渗墙有效喷射范围取决于浆液类型、压力、流量，旋喷管提升速度、变角速度以及地层类型等因素，确定这一尺寸是一个复杂问题，尤其是在软硬不均匀的复杂土层尤其如此。表4.2.1仅对三类土层中三管法变喷施工的断面尺寸给出了建议，供初步设计参考。表中所列数值是在表注工艺条件下基于现场试验和工程实践提出的，其他条件应通过试验确定相关参数。

4.2.1  变喷防渗墙墙深在15m以内，各单幅防渗墙段宜采取直线对接方式；墙深超过15m宜采取折线相接的方式，单幅墙段折角一般为10°~25°。

条文说明

变喷防渗墙深度较大时，考虑到墙段的垂直度偏差，采用折线对接形式有利于防渗墙的封闭。

4.2.3  变喷防渗墙的搭接宽度，墙深10m~20m时搭接尺寸不小于250mm；20m~30m时搭接尺寸应不小于350mm。

4.2.4  变喷防渗墙注浆量Q宜根据地层条件、施工工艺及浆液配合比确定，水泥掺量应根据水灰比、压力、流量、提升速度等通过试验确定。工程中注浆量Q可按照下式进行估算。

1 喷量法

Q=q1H1（1+β1）/v                 （4.2.4-1）

式中：Q—注浆量（m3）；

H1—喷射段长度（m）；

v—提升速度（m/min）；

q1—单位时间喷浆量（m3 /min）；

β1—浆液喷量损失系数（0.03～0.10）。

2 体积法

Q = mSeH1（1+β2）+ αSkH2 （4.2.4-2）

式中： Se—凝结体截面面积（m2）；

m—置换率（0.75~0.90）；

β2—孔口返浆损失系数（0.1~0.2）；

Sk—造孔截面面积（m2）；

α—未喷射段孔内浆液与岩土碎屑的混合率（0.50~0.75）；

H2—未喷射段长度（m）。

条文说明

根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120有关规定，水泥掺量宜取土的天然质量的25%~40%。水泥掺量大小除了考虑凝结体强度外，还受到提升速度的制约。三管法变喷防渗墙单幅墙段的水泥掺量一般为300kg/m～360kg/m；两管法单幅墙段的水泥掺量一般为320kg/m～380kg/m。

4.2.5  对重要工程的永久性防渗墙应进行渗透与结构稳定性的分析。

条文说明

从工程安全角度，对于永久性防渗的堤坝或围堰，以及高水头、复杂的基坑防渗帷幕应进行整体稳定性计算分析。

## 4.3  浆液

4.3.1  变喷防渗墙宜采用水泥浆液，所用水泥品种和标号应根据工程需要确定，并满足以下要求：

1  水泥质量应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175的规定；采用普通硅酸盐水泥时，其强度等级不宜低于42.5级；

2  搅拌水泥浆用水、三管法喷射用水质量应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ 63的规定；

3  水泥应严格防潮并控制存放时间，施工过程中应抽样检查，不得使用过期的和受潮结块的水泥。

4.3.2  变喷防渗墙使用的水泥浆液应按设计的水灰比拌制。水泥浆液的水灰比宜为0.8~1.2，密度ρ一般在14kN/m3~16kN/m3之间；根据需要可在水泥浆液中加入膨润土、粉细砂、粉煤灰等掺合料，以及土壤固化剂、早强剂、速凝剂等外加剂；掺合料与外加剂的种类及掺入量应通过室内和现场试验确定。

条文说明

特殊地质条件或有特殊工程要求时，应根据工程实际情况，通过现场试验确定掺合料和外加剂的种类与掺量。浆液添加外加剂后应具有良好的可喷性和稳定性，气泡少，无毒、无臭，具有良好的防渗性能和力学性能等。

初步设计可参照下列类型和表4.3.2进行选用配制：

1  普通型：适用于无特殊要求的一般工程。采用P·O 42.5 普通硅酸盐水泥，不加外加剂；

2  速凝早强型：适用于地下水较丰富或要求早期强度高的工程。常用早强剂有氯化钙、水玻璃、三乙醇胺等；

3  高强型：固结体的平均抗压强度要求在15MPa 以上时，可选择高标号水泥，或选择亚甲基二萘磺酸钠、三乙醇胺、亚硝酸钠等高效型的减水剂和无机盐组成的复合配方；

4  填充剂型：适用于早期强度要求不高的工程。填充剂可用粉煤灰、矿渣、黏土粉等；

5  抗冻型：适用于具有抗冻要求的工程。常用的外加剂有沸石粉（外掺量 10%～20%），亚甲基二萘磺酸钠（外掺量 0.5%）等。浆液固化剂材料不宜用火山灰质水泥；

6  抗渗型：适用于较高防渗要求的工程。常用的外加剂为波美度（30~40）Be 的水玻璃（外掺量2%～4%）。浆液固化剂材料不宜用矿渣水泥；

7  改善型：适用于水坝防渗墙等有特殊要求的工程，可在浆液中加入（10～50）%的膨润土，增强固结体的可塑性和防渗性。

表4.3.2  外加剂掺合料浆液配方表

| 序号 | 外加剂掺合料成分及加量（水泥重量百分比） | 浆 液 特 征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯化钙（2～4）% | 促凝，早强，可喷性好 |
| 2 | 铝酸盐 2% | 促凝，强度增加慢，稠度大 |
| 3 | 水玻璃（2～4）% | 初凝快，终凝时间长 |
| 4 | 三乙醇胺（0.03～0.05）%，食盐1%，氯化钙（2～3）% | 促凝，早强，可喷性好 |
| 5 | 氯化钙（或水玻璃）（2～4）%亚甲基二萘磺酸钠 0.05% | 促凝，早强，强度高，稳定性好 |
| 6 | 土壤固化剂 | 促凝，早强，节约水泥等 |
| 7 | 粉煤灰 25%，硫酸钠 l%，三乙醇胺 0.03% | 促凝，早强 |
| 8 | 矿渣 25%，氯化钙 2% | 促凝，早强，节约水泥 |
| 9 | 膨润土（10～50）%，黏土粉（15～30）% | 促凝，抗渗 |

为了替代水泥，国内外研发了大量的土壤固化剂，由于土壤固化剂种类繁多，效果不一，相关种类和剂量应通过试验，依据防渗、强度等性能指标确定。

4.3.3  水泥浆的搅拌时间，使用高速搅拌机应不少于60s；使用普通搅拌机应不少于180s。纯水泥浆自制备至用完的时间应不超过4h。水泥浆制备与应用应满足以下要求：

1  浆液应在过筛后使用，并定时检测其密度；

2  制浆材料称量可采用质量或体积计量法，其误差应不大于5%；

高温季节施工应采取防热和防晒措施，低温季节施工应做好机房和高喷管路的防寒保暖工作，浆液温度应保持在5℃～40℃。

条文说明

高速搅拌机是指搅拌转速大于1200r/min的专用制浆机。搅拌机的转速和拌合能力应与所搅拌浆液类型和浆泵的排浆量相适应，并能保证均匀、连续地供浆。浆液的密度ρ应定时测量，一般情况下时间间隔可为15min~30min。

除加入缓凝剂的浆液外，应根据气温控制高压喷射注浆所用的浆液搅拌存放有效时间。当气温在10℃以下时，不宜超过4h；当气温在10℃以上时，不宜超过2.5h。当浆液搅拌存放时间超过有效时间时，可降低标号使用，或按废浆处理。

在浆液拌制过程中，应先放水再放水泥，搅拌后的浆液应进行二次过滤。应认真记录制浆所用材料、配合比、搅拌时间等，填写制浆施工记录表格。

4.3.4  黏粒含量较少地层的回浆，经处理后可以回收利用；软流塑黏性土或淤泥质土层中的回浆不宜回收利用。

条文说明

为了节约材料，保护环境，应尽量回收利用冒浆。冒浆能否回收利用，取决于工程设计和冒浆质量的优劣。在非黏性或低黏性土层中，孔口冒浆中的细颗粒可经分离处理后得到含砂、含土量较少的水泥浆，这种浆液可二次输送到搅浆机中，再添加适量的水泥搅拌后重复利用。根据经验冒浆的密度应不大于12.5kN/m3，以保证重新制浆时能够掺加必需的水泥干料量。在黏性土地层中，孔口冒浆已混合了大量的黏性土颗粒，很难通过沉淀和过筛的方法从浆液中分离出去，在软、流塑状的淤泥土层中，其孔口回浆密度甚至可超过进浆密度，这样的冒浆不宜回收利用。

# 5  施工

## 5.1  施工准备

5.1.1  变喷施工前应具备下列资料：

1  施工场地的工程地质、水文地质资料，工程设计图纸及施工技术要求；

2  主要施工设备、机具的技术性能资料；

3  已完成的有关试验报告、试喷报告，以及当地有关施工的经验资料；

4  相关规范、规程、质量标准和检查方法；

5  施工范围内及周边环境资料，包括施工场地地上及地下各种管线、构筑物及障碍物情况，以及清除、保护方案；

6  编制的施工组织设计或施工方案；

7  各种施工记录表格。

5.1.2  施工前应完成下列准备工作：

1  进行专项安全、技术、质量交底，组织学习国家安全生产的法律、法规和相关操作规程；

2  完成施工场地四通一平，设置测量控制网，建立现场坐标平面和高程控制点，根据施工图和坐标网点测量放出施工轴线，在施工轴线上确定桩号、孔位、孔号、序号，并依据基准点测量各孔口地面高程；

3  完成供水、供电、道路、临时房屋、工作平台以及材料库等临时设施建设；

4  施工平台整平压实，并应设置风、水、电专用管路和线路；

5  施工现场应设置废水、废浆处理和回收系统，布置开挖冒浆排放沟和集浆坑；

6  设备组装和试运转；

7  施工现场设置安全标志和安全保护设施。

## 5.2  施工设备机具

5.2.1  钻孔设备应能满足地层中钻进孔径、孔深及垂直度的技术要求。

条文说明

地质钻孔设备应根据地质等情况选用地质钻机、潜孔钻机、冲击回转钻机等。

5.2.2  变喷防渗墙施工设备必须设有变角速旋喷动力头，通过控制系统中变角速度比的设定实现变角速旋喷。变角速度的变角速度比r宜为10~18，以满足凝结体断面形状和尺寸的要求。

条文说明

变角速动力头由传动减速装置、大惯量伺服电动机和PLC控制器构成，且通过角度传感器的位置信号，控制电动机在150r/min～2800r/min范围内变速。可通过设定不同的变角速参数选择不同的工作模式，喷射不同断面形状的凝结体。变角速度比r过小，不利于异型桩的异型断面生成，但过大的变角速度比r对装备稳定、耐久性会形成不利影响，本规程通过试验分析，提出10~18变角速度比，能满足防渗墙设计施工要求。

5.2.3  变喷施工应选用高塔架台车，提升机构宜采用无级调速系统；所用的旋喷管、喷嘴和高压水龙头应密封可靠，装卸简便；旋喷管应具有足够的刚度，且连接顺直；喷嘴定向应准确。

条文说明

当防渗墙较深时，使用高塔架台车可以减少拆卸旋喷管的次数，减少孔内事故，提高施工效率。提升机构采用无级调速系统有助于根据喷射方式和参数调整所匹配的提升速度。

5.2.4  高压喷嘴应采用耐磨材料制造，并根据流量设定直径，其孔径应与设计压力和流量相适应；喷嘴的结构尺寸和加工精度应能满足高速射流的要求。

5.2.5  各种泵机的额定压力应不小于设计工作压力的1.2倍。高压水泵或高压泥浆泵的最高额定压力不宜低于40MPa，流量不低于75L/min；空压机的压力不宜低于0.7MPa，流量不低于6.0m3/min。

条文说明

变喷防渗墙的施工设备，除了变角速动力头及传感器外，对其他设备机具的配置要求与普通三管法或两管法施工相同。

5.2.6  搅浆机的性能应与所用浆液类型和供浆量相适应，能保证浆液拌制均匀和连续供应。宜选用高速制浆设备。

条文说明

搅浆设备常选用搅灌机、搅拌机、灰浆搅拌机、泥浆搅拌机、储浆箱等。一般储浆箱的容积不小于500L，箱内应设置低速搅拌装置，防止浆液沉淀。

5.2.7  各类泵或输送管路上均应安装压力表，使用压力宜为压力表最大标值的1/3~3/4。压力表应定期进行检定。

## 5.3  钻孔

5.3.1  钻孔应采用泥浆护壁回转钻进、冲击钻进和冲击回转跟管钻进等钻进方法，并满足以下要求。

1  钻机应垫平稳固，主钻杆必须对准孔位，机体水平、立轴垂直度满足要求；

2  钻孔口径应大于喷射管外径50mm，以保证喷射时返浆通畅；

3  造孔每钻进5m用水平尺测量机身水平和立轴垂直1次，以保证钻孔垂直；

4  应采用泥浆护壁防止钻进过程中塌孔，黏土泥浆密度一般为11kN/m3～12.5kN/m3；

5  钻孔的有效深度应超过设计墙底深度0.5m以上；

6  孔深大于20m时，应进行孔内测斜，孔斜率不得大于1%。

条文说明

2  钻孔直径较大时冒浆上返顺畅，对施工质量有利。根据施工经验，规定钻孔直径应大于喷管直径50mm以上；

5  由于喷管底端离喷嘴有一定距离，考虑在孔底不可避免会发生一些沉淀，为保证防渗墙设计深度，要求钻孔深度必须大于防渗墙深度；

6  对于深孔防渗墙，当孔斜率较大时，会影响下部单幅墙段之间的搭接效果，因此规定当孔深大于20m时，应进行孔内测斜，以保证深孔防渗墙的搭接精度。

5.3.2  钻进过程中随时注意地层变化，应详细记录孔位、孔深，塌孔、漏浆等情况。对出现的塌孔、漏浆等情况，应及时采取处理措施，待孔口正常返浆后再继续钻进。

条文说明

钻孔记录应如实、详细填写，针对不同地层条件和孔内情况采取相应的技术措施，一旦发生质量问题也便于分析原因和技术处理。钻进过程中出现泥浆严重漏失、孔口不返浆时，可采取加大泥浆浓度等处理措施，必要时可采用套管护壁法成孔。

5.3.3  应选取部分喷孔作为先导孔，采取芯样核对地层变化。先导孔的间距宜为10m~20m。必要时可进行动力触探试验分析地层变化情况。

条文说明

由于设计阶段勘探孔的数量有限，地质资料不可能十分详尽。选取一定数量的钻孔为先导孔来核实地层变化，是对勘探资料的补充和完善，便于根据地层情况及时调整旋喷工艺参数，保证施工质量。先导孔的间距和深度应视工程的具体情况确定，当地层复杂、层位变化较大时，先导孔间距可小一些，反之宜大一些。先导孔的深度一般应比其他钻孔稍深。当先导孔显示竖向土层性质差别较大时，应及时、合理调整喷管提升速度等工艺参数。要注意喷管提升速度应与注浆量匹配，供浆量应满足提升速度要求，提升速度应满足喷射范围要求。

5.3.4  钻孔终孔时应测量钻杆钻具长度；置换新泥浆将孔内残留岩芯和岩粉清理干净，以保证顺利下管；钻孔完成后及时将孔口盖好，以防杂物落入孔内。

## 5.4  变喷施工

5.4.1  变喷防渗墙宜采用三管法或两管法施工，变喷施工参数可参照附录A设置。

5.4.2  下喷管前应检验钻孔深度，测量旋喷管长度，检查确定喷嘴的喷射方向，并按设计喷射压力在地面上进行水、气、浆试喷。试喷管路长度不应大于50m，更换喷嘴时应重新试喷。

条文说明

施工前应先在地面试水、试压，以检查设备的传动系统和管路系统。泵压和流量应满足设计要求，管路系统的密封必须可靠，管路总长度不宜大于50m。由于变喷防渗墙具有长短轴之分，喷射方向直接影响墙体的搭接质量，因此要求喷管下孔时要调正喷嘴的方向，并在喷射过程中和接卸换管时随时检查喷射方向，以防止方向偏移。

5.4.3  旋喷管入孔或拆卸接长时，应采取措施防止管路进入杂物堵塞喷嘴。当孔内沉淀物较多时，可采取边冲洗边下管措施。

条文说明

因喷嘴直径很小，下喷管时容易发生泥砂堵塞。当孔内沉淀物较多、下喷管时也容易受阻，可采取边射水（浆）边下管的方式解决喷嘴易堵塞问题，一般压力宜控制在0.3MPa~0.6MPa；亦可采取用胶带封裹喷嘴的处理方法。

5.4.4  当喷嘴达到设计标高时，先送入符合设计要求的水、气、浆在原位喷射，待浆液返出孔口正常后，启动变角速动力头，驱动旋喷管做变角速旋转并同时提升旋喷管。停止喷射的位置宜高出防渗墙设计顶面1.0m。

5.4.5  变喷施工所采用的高压水（水泥浆）、压缩空气的压力、流量应满足工程设计要求。变喷过程中出现压力突变、孔口冒浆密度或冒浆量异常等情况时，必须查明原因，及时处理。若孔内发生严重漏浆时，宜采取以下措施处理：

1  孔口少量返浆时应降低提升速度，孔口不返浆时应立即停止提升，待返浆正常时再正常提升；

2  对漏浆段降低喷射压力p、流量，进行原位注浆；

3  加大浆液浓度，或灌注水泥砂浆、水泥黏土浆；

4  在浆液中掺入速凝剂；

5  对漏浆段先行灌浆。

条文说明

冒浆量的大小能反映被喷射切割地层的注浆效果。在进浆正常情况下，若孔口冒浆密度变小、冒浆量增大，应降低气压并加大浆液密度或进浆量；当冒浆量过大时，可通过提高喷射压力或加快旋转和提升速度减少冒浆量。当有较大空隙的砂卵石层导致不冒浆或冒浆量很少时，应立即停止提升并增大注浆量，填满空隙后再继续提升，或采取多次反复间歇注浆措施；亦可采取加大浆液浓度，灌注水泥砂浆或水泥黏土浆，或在浆液中掺入适量的速凝剂等措施；提出喷管、采取填充堵漏方法也是一种比较有效的技术措施。

5.4.6  变喷施工应自下而上连续作业。变喷过程中拆卸喷管时应搭接复喷，搭接长度不应小于0.2m。因故中断喷射超过30min，恢复喷射时搭接复喷长度不应小于0.5m；中断喷射超过浆液初凝时间，应进行扫孔，恢复喷射时，搭接复喷长度不小于1.0m。

5.4.7  变喷施工应采取隔孔两序方式施工，相临孔的间隔时间不宜小于24h。变喷过程中发生串孔时应及时填堵，待浆液初凝后，尽快对串浆孔扫孔后继续施工。

条文说明

为防止在变喷过程中发生串孔情况，变喷施工应分序进行。当发生串孔情况时，可向孔内回填砂及黏土封堵，待相临喷孔水泥土初步凝结后再恢复施工。单孔喷射对邻孔无影响时，亦可依次进行施工。

5.4.8  变喷结束提出喷管后，当浆液析水、液面下降时，应及时用水泥浆补灌，并及时清洗注浆管路和水泥浆泵。

条文说明

旋喷注浆结束后，孔内的水泥浆很快会产生析水沉淀，应及时向孔内充填补浆。补浆的情况直接影响工程的质量。必须按以下要求补浆：

1  充填灌浆应采用水泥浆液，对防渗墙有较高强度要求时，严禁使用冒浆补浆；

2  输浆管应插入孔内浆面以下2m；

3  充填补浆需多次反复进行，直到孔口浆面不再下沉收缩为止；

4  应准确记录回灌时间、次数、灌浆量、水泥用量。

输浆管路清洗不及时、不彻底，浆液会在管路中沉淀结块，堵塞输浆管路和喷嘴，影响后序施工。因此，要求在完成每孔喷浆后及时清洗管路。

5.4.9  当地层中水流速度或水压力较大，或变喷孔邻近既有建筑物时，宜采用速凝型水泥浆液。

条文说明

在高水头地层中，因其水压和水流速度过大，喷射的浆液很难在预定范围内凝结，应先进行堵水处理，为变喷施工创造条件。采用速凝型浆液，可以加速水泥浆液凝结，减少其流失和对临近建筑物的影响。

5.4.10  施工中应做好喷射压力、提升速度、变角速度比等施工工艺参数和水泥浆液参数等项目检查记录。施工记录可参照附录B、C、D的格式填写。

条文说明

防渗墙属隐蔽工程，其施工质量主要取决于施工过程的严格控制，因此应认真进行过程监测、质量检查并认真做好施工记录，并根据实际情况变化，及时调整施工工艺参数，确保施工质量。附录B、C、D的记录表，可全面反映施工过程的真实情况，并为后序工程验收和质量分析提供依据。

5.4.11  变喷防渗墙施工过程中的质量检查与控制，可参照附录E的内容进行。

条文说明

施工过程中的钻孔应逐孔进行检查。浆液质量应符合设计要求，每台班至少应检测2次浆液性能和用量；当调整浆液配合比或材料时，首桶浆液性能必须检测。开喷深度、喷射方向及喷孔中心距离应逐孔检查。压力、流量参数等其他项目应随时检查监控，并逐孔记录。应如实准确记录变喷的异常情况及处理措施等。变角速旋喷施工宜采用信息化施工措施，设置自动记录仪器。

# 6  工程质量检查和验收

## 6.1  工程质量检查

6.1.1  变喷防渗墙的质量检查，应根据墙体结构形式和深度，选用钻孔、围井或其他方法进行检测。质量检查点宜均匀布置，应重点检测地层较复杂、施工异常以及可能存在质量缺陷的部位。

6.1.2  宜采用钻芯法检测防渗墙凝结体的单轴抗压强度、连续性及深度，并应符合以下要求：

1  检测点的数量不宜少于3个点，且不宜少于施工孔数的2%；

2  检查孔的孔位宜布置在墙体中心线上的相邻两段墙体的搭接处，宜自上而下分段钻孔、取芯，并进行静水头压水试验；

3  对不同土层应分别取样进行墙体强度检测。

条文说明

变角速旋喷防渗墙作为地下工程，不能直接观察其形态和质量，应采用多种手段来检测其工程质量。钻孔法是目前检验防渗墙工程质量的常用方法之一，亦可采用开挖、取样、钻取岩芯、物探、对芯样进行渗透和力学试验、查阅施工原始记录、整体效果分析等多种手段，综合检查评价防渗墙的工程质量。在地层比较复杂和发生严重漏浆的部位，存在质量缺陷的可能性较大，应该列为重点检查部位。钻孔检查法主要适用于较厚墙体，当墙体较薄、较深时，钻孔容易偏出墙面，不宜采用钻孔检查法。

6.1.3  围井检查适用于所有结构形式的防渗墙，相关检查应符合以下要求：

1  宜在围井内开挖进行直观检查和取样，并进行注水或抽水试验；亦可在围井内钻孔并做注水或抽水试验；

2  每3～5个单元工程宜布置一个围井，少于3个单元时至少布置一个围井；

3  围井各墙体轴线围成的平面面积，砂土、粉土地层中不宜小于3m2 ，砾石、卵碎石地层中不宜小4.5m2；

4  围井边墙与被检查的墙段的技术条件应一致；

5  悬挂式围井底部应进行封闭处理。

6.1.4  围井检查应在围井旋喷结束7d后进行，如需开挖或取样，应在14d后进行；在凝结体上钻孔取样检查应在28d后进行。

条文说明

利用围井内开挖的部位进行注（抽）水试验，应开挖至透水层内一定深度；在围井内中心钻孔进行注（抽）水试验，应采用较大的钻孔直径，并应钻至围井底部（不超过围井深度），且全孔应置入过滤花管。由于防渗墙的上部质量一般好于下部，而围井开挖深度又有限，故开挖直观检查和取样试验仅宜作为辅助检查手段。围井面积不宜太小，否则影响开挖，围井中心钻孔检查也可能钻入围井凝结体中，影响检查结果。

6.1.5  围井注水或抽水试验按DL/T5200附录B方法执行；采用钻孔法进行静水头压水试验时，应在相应部位变喷结束28d后进行，相关方法按照DL/T5148附录A中一级压力的单点法方法执行。

条文说明

由于变喷防渗墙墙体相对较薄，采用钻孔法进行净水头压水试验时，为防止过早钻孔影响墙体质量和检测结果，建议钻孔及相关试验在相应部位变喷结束28d后进行。压水试验长度可根据工程具体情况确定。为了便于操作，静水头压水试验注水面可与孔口齐平。

6.1.6  防渗墙整体效果宜采用以下方法进行检查：

1  深基坑支护防渗可采用基坑开挖后观察边坡坡面和坡脚的渗水量，并检查是否存在集中渗水点的方法；

2  坝（堤）防渗墙，可采用堤坝下游侧布设测压管，观测对比测压管与上游水位差的分析方法；亦可采用坝（堤）防渗墙下游设置量水堰，观测和对比施工前、后渗水量分析方法；

3  与排桩咬合的变喷墙段，采用基坑开挖前或开挖时检测水泥土凝结体的尺寸、搭接质量的方法，检测点应随机选取，或选取施工中出现异常、开挖过程中出现漏水的部位。设置在支护结构外侧的单独防渗墙，可通过开挖后的截水效果判断整体防渗效果。

条文说明

目前对防渗墙质量的检查手段较少且有一定的操作难度，无论钻孔法还是围井法均属于抽样检查，较难全面反映防渗墙的整体质量。所以变喷防渗墙的质量应结合施工资料和检测结果综合评定。对于大多数的防渗工程，若墙体渗透系数k未能完全满足设计要求，但能将基坑内水抽干或将水位控制到所需高程，也可认为整体防渗效果基本达到了预期目的。

## 6.2  工程验收

6.2.1  变喷防渗墙施工质量验收应按表6.2.1的规定验收，检验数量应符合设计要求。

表6.2.1  变喷防渗墙施工质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许值或允许误差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要项目 | 1 | 水泥用量 | 不小于设计值 | 查看流量表及水泥浆水灰比 |
|  | 2 | 墙体深度 | 不小于设计值 | 量测喷射杆长度 |
|  | 3 | 钻孔垂直度 | ≤1/100 | 经纬仪测量 |
|  | 4 | 墙身强度 | 不小于设计值 | 钻芯法 |
|  | 5 | 墙体厚度 | 不小于200mm | 墙顶下0.50m处钻孔取芯。 |
| 一般项目 | 1 | 水灰比 | ±0.05 | 实际用水量与水泥等胶凝材料的重量比 |
|  | 2 | 提升速度 | ±10mm | 实测机头上升距离及时间 |
|  | 3 | 旋转速度 | ±0.5r/min | 现场实测 |
|  | 4 | 变角速度比 | 设计值或试喷值 | 检查控制界面输入参数 |
|  | 5 | 钻孔位置 | ±20mm | 全站仪或钢尺测量 |
|  | 6 | 桩顶标高 | ±200mm | 水准测量，最上部500mm浮浆层及劣质柱体不计入 |
|  | 7 | 注浆压力 | 设计值 | 检查压力表读数 |

条文说明

变角速旋喷防渗墙的检测标准，参照了国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202的有关规定。

6.2.2  施工质量验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行；验收应按主要项目和一般项目验收。

6.2.3  施工过程中应根据检测项目填写表格，并校审存档；主要项目的质量检验结果必须全部符合检验标准，一般项目的验收合格率不得低于80%。

条文说明

参照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202“基本规定”的要求，制定本规定。

6.2.4  当主要项目不满足设计要求时应采取补救措施或采取其他方法处理。

6.2.5  变喷防渗墙验收应提供如下文件和资料：

1  岩土工程勘察报告；

2  设计文件、图纸会审记录和技术、质量、安全交底资料；

3  工程测量、定位放线记录；

4  施工组织设计及专项施工方案；

5  施工记录及施工单位自查评定报告；

6  监测资料；

7  隐蔽工程验收资料；

8  检测与检验报告；

9  竣工图。

条文说明

本条规定了变角速旋喷防渗墙施工质量验收应提交的基本施工资料，在实际验收过程中还应按当地政府质监部门以及设计要求补充、提交。

- 附录A   变喷防渗墙推荐施工参数

A.0.1   变喷防渗墙推荐施工参数表

| 项 目 |  | 两管法 | 三管法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压水 | 压力（MPa） |  | 35~40 |
|  | 流量（L/min） |  | 70~80 |
|  | 喷嘴个数n（个） | 泥浆喷嘴 2 | 水喷嘴 2 泥浆喷嘴 2 |
|  | 喷嘴直径（mm） | 泥浆喷嘴2.0~3.2 | 水喷嘴 1.7~1.9 泥浆喷嘴6.0~12.0 |
| 压缩 空气 | 压力（MPa） | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
|  | 流量（m3/min） | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 |
| 水泥浆 | 压力（MPa） | 30~40 | 0.2~1.0 |
|  | 流量L/min | 70~100 | 60~80 |
|  | 密度kN/m3 | 1.4~1.5 | 1.5~1.7 |
|  | 喷嘴直径（mm） | 2.0~3.2 | 6~12 |
| 提升速度v（cm/min） | 粉土和粉质黏土 | 10~20 |  |
|  | 黏性土和粉质黏土 | 10~15 |  |
|  | 一般粗颗粒土 | 8~15 |  |
|  | 粒径10cm碎石土 | 5~10 |  |
| 旋转速度vr（r/min） |  | （0.8~1.0）v |  |
| 变角速度比 |  | 10~18 |  |

# 附录B  变喷防渗墙水泥浆造浆记录

B.0.1  变喷防渗墙水泥浆造浆记录表

工程名称：                                           作业时间：         年    月    日

| 序号 | 孔号 | 水灰比 | 浆液比重 | 外加剂及掺合料用量（kg） |  |  |  | 搅拌时间（min） | 搅浆量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料消耗合计 |  |  |  | 外加剂及掺合料用量（kg） |  |  |  | 水泥 （kg） | 水（m3） |

监理：                      项目负责人：                  记录人：

- 附录C  变喷防渗墙钻孔记录

C.0.1  变喷防渗墙钻孔记录表

工程名称：                                               钻孔时间：      年    月    日

孔  号：          孔口高程：                钻机型号：           钻孔深度：

| 时间 | 工作内容 | 钻孔进尺（m） | 地层柱状图 | 地层厚度（m） | 岩性描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

监理：            项目负责人：           机长：               记录人：

- 附录D  变喷防渗墙施工记录

D.0.1  变喷防渗墙施工记录表

工程名称：             施工单元号：            孔号：          变喷时间：     年  月  日

设备型号：          开喷高程：      m   终喷高程：        m   变角速度比r：

| 工作 内容 | 变喷 深度 m | 变喷 时间 min | 提升 速度 cm/min | 旋转速度r/min | 水 |  | 浆 |  | 气 |  | 浆液比重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 压力 MPa | 流量 m3/min | 压力 MPa | 流量 m3/min | 压力 MPa | 流量 m3/min | 进浆 | 返浆 |

监理：                  项目负责人：              机长：         记录人：

- 附录E  变喷防渗墙施工过程质量检查

E.0.1  变喷防渗墙施工过程质量检查

工程名称：                     检查孔号：      检查时间：     年    月    日

| 序号 | 工序 类别 | 检查内容 | 允许偏差 | 检查方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔 | 钻孔定位 | ±20mm | 逐孔用全站仪、钢尺检查测量 |  |
| 2 |  | 钻孔口径 | ＋10mm | 逐孔用钢尺检查测量 |  |
| 3 |  | 钻孔深度 | ≤ 50mm | 测量钻杆长度和地面高程标尺 |  |
| 4 |  | 钻孔孔斜 | ＜1% | 逐孔量测钻杆垂直度 |  |
| 5 | 搅浆 | 水及水泥重量偏差 | ＜5% | 抽查重量 |  |
| 6 |  | 浆液密度偏差 | ＜5% | 用比重称检查 |  |
| 7 | 变喷 | 开喷深度偏差 | ＋100mm | 测量旋喷管长度 |  |
| 8 |  | 喷射方向偏差 | ±10 | 检查喷嘴与台车的相对位置 |  |
| 9 |  | 高压（水）浆液压力 | ±1MPa | 查看压力表，应考虑管道损失量 |  |
| 10 |  | 高压浆液流量 | ±1L | 查看压力表，应考虑管道损失量 |  |
| 11 |  | 空气压力/流量 | ±0.1MPa/1L | 查看压力表，应考虑管道损失量 |  |
| 12 |  | 旋喷角速度 | ±0.5r/min | 测定伺服电机的转数 |  |
| 13 |  | 喷管提升速度 | ±10mm | 在旋喷管上标定尺寸，用秒表测读 |  |
| 14 |  | 旋喷孔中心距 | ±40mm | 用钢尺检查测量 |  |

注：孔深大于30m时用测斜仪检查，孔斜＜1.5%。

# 本规范用词说明

A.1 对执行规范条文严格程度的用词采用以下写法：

A.1.1 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

A.1.2 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

A.1.3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

A.1.4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

采用“可”。

A.2 条文中应按指定的其他有关标准、规范的规定执行，其写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

如非必须按指定的其他有关标准、规范的规定执行，其写法为 “可参照……”。

# 引用标准名录

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004

《混凝土拌合用水标准》JGJ 63

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

《建筑地基检测技术规范》JGJ 340

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148

《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T 5200

《高压喷射注浆施工技术规范》HGT 20691