团体标准         CECS

T/CECS-2021-XXXX

****-**-** 发布                             ****-**-** 实施

建筑发泡陶瓷复合条板隔墙技术规程

Technical specification for foamed ceramic composite panel partition walls of buildings

征求意见稿

202X-XX-XX 发布             202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会  发布

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发＜2020年第二批协会标准制订、修订计划＞的通知》（建标协字[2020]23号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，吸取科研成果以及在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准共分6章，主要技术内容包括：总则、术语、材料及条板、设计、施工安装、工程验收。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑产业化分会归口管理，由中国建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈给解释单位（地址：北京市西城区车公庄大街19号，邮编：100044，邮箱：jiangzt@cadg.cn）。

本标准主编单位：中国建筑设计研究院有限公司

辽宁罕王绿色建材有限公司

本标准参编单位：广东金绿能科技有限公司

内蒙古建能兴辉陶瓷有限公司

福建德胜新建材有限公司

江西中材新材料有限公司

中铁城建集团有限公司

济南城市建设集团有限公司

济南邦凯建材有限公司

承德新通源新型环保材料有限公司

主要起草人：

主要审查人：

- 目    次

1 总  则	6

2 术  语	7

3 材料及条板	8

3.1 材  料	8

3.2 条  板	8

4 设计	10

4.1 一 般 规 定	10

4.2 隔 墙 设 计	10

4.3 构 造 措 施	11

5  施工安装	13

5.1 一 般 规 定	13

5.2 施 工 准 备	13

5.3 条板隔墙安装	14

5.4  门、窗框板安装	15

5.5  管、线安装	15

5.6  接缝及墙面处理	16

5.7  成 品 保 护	16

6  工程验收	17

6.1  一 般 规 定	17

6.2  检验批验收	17

6.3  分项工程验收	18

附录A  检验批质量验收记录	20

附录B  分项工程质量验收记录	21

本规程用词说明	22

引用标准名录	23

条  文  说  明	24

Contents

1 General Provisions	6

2 Terms	7

3 Materials and Lightweight Panel	8

3.1 Materials	8

3.2 Lightweight Panel	8

4 Design	10

4.1 General Requirements	10

4.2 Design of Partition Walls	10

4.3 Details Requirements	11

5  Construction and Installation of Panel Partition Walls	13

5.1 General Requirements	13

5.2 Construction Preparation	13

5.3 Installation of Panel Partition Walls	14

5.4  Installation of Door and Window Frame Panel	15

5.5  Installation of Pipes and Lines	15

5.6  Treatments of Seams and Walls	16

5.7  Protection of Finished Products	16

6  Acceptance of Works	17

6.1  General Requirements	17

6.2  Acceptance of Inspection Lot	17

6.3  Acceptance of Sub-item Project	18

Appendix A  Quality Inspection Records of the Inspection Lot	20

Appendix B  Quality Inspection Records of Sub-item Project	21

Explanation of Wording in This Specification	22

List of Quoted Standards	23

Addition:Explanation of Provisions	24

# 1 总  则

1.0.1  为提高建筑发泡陶瓷复合条板隔墙设计、施工及验收的技术水平，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于抗震设防烈度为8度和8度以下地区，以发泡陶瓷复合条板隔墙作为居住建筑、公共建筑和一般工业建筑工程的非承重板材隔墙的设计、施工及验收。

1.0.3  条板隔墙工程的设计、施工及质量验收，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术  语

2.0.1  发泡陶瓷复合条板

长宽比不小于2.0，由两种或两种以上发泡陶瓷材料或由发泡陶瓷面板与夹芯材料复合制作而成的条板。

2.0.2  企口

设置于条板两侧面的榫头、榫槽的总称。

2.0.3  发泡陶瓷复合条板隔墙

用发泡陶瓷复合条板组装的非承重内隔墙。简称条板隔墙。

# 3 材料及条板

- 3.1 材  料

3.1.1  条板的原材料应符合国家现行有关产品标准的规定，并应优先采用节能、利废、环保的原材料。

3.1.2  条板隔墙安装时采用的配套材料应符合国家现行有关标准的规定。

3.1.3  用于条板隔墙的板间接缝的密封、嵌缝、粘结及防裂增强材料的性能应符合现行有关国家标准的规定，并应与条板材料性能相适应。

3.1.4  固定条板隔墙的木楔宜采用三角形硬木楔，预埋木砖应做防腐处理，或采用满足设计要求的其他构造措施。

3.1.5  条板隔墙安装使用的钢卡、射钉、销钉、拉结钢筋、锚固件、钢板预埋件等的用钢，应符合国家现行建筑用钢有关标准的规定。

3.1.6  当条板隔墙厚度不大于120mm时，所采用的钢卡厚度不应小于1.2mm，当条板隔墙厚度大于120mm时，采用的所钢卡厚度不应小于1.5mm。镀锌钢卡的热浸镀锌层不宜小于175g/㎡；普通钢卡应进行防锈处理，并不应低于热浸镀锌的防腐效果。

- 3.2 条  板

3.2.1  条板应符合现行国家标准《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451的有关规定。

3.2.2  条板可分为普通板、拐角板、门框板、窗框板和与之配套的异形板等。

3.2.3  条板在制作时，可预先敷设和集成建筑设备及管线。

3.2.4  条板的主要规格尺寸应符合下列规定：

1  条板的长度标志尺寸（L）应为楼层高减去梁高或楼板厚度及安装预留空间，并宜为2200~4500mm；

2  条板的宽度标志尺寸（B）宜为600mm、900mm，可按100mm递增；

3  条板的厚度标志尺寸（T）宜为100mm、120mm、150mm、200mm，可按10mm递增。

3.2.5  对于两侧为凹凸榫槽的条板，凹凸榫槽不应有缺损，对接应吻合。

3.2.6  对于空心的门框板、窗框板，靠门、窗框一侧应为平口，距板边不小于120mm范围内应为实心。靠门、窗框一侧可加设预埋件、固定件与门、窗固定。

3.2.7  条板的面板与芯层间、发泡陶瓷材料间，应粘结密实、牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损，不应出现空鼓和剥落。

# 4 设计

- 4.1 一 般 规 定

4.1.1  条板隔墙工程应出具完整的设计文件，设计文件的深度应满足施工要求。

4.1.2  条板隔墙工程安装前，工程设计单位应完成隔墙的设计技术文件。设计技术文件应符合下列要求：

1  应确定条板隔墙的种类和轴线分布、隔墙的厚度要求，门、窗分布位置和洞口尺寸，配电箱、控制柜和插座、开关盒及水电管线布置位置及开槽深度、宽度、长度和留洞尺寸。

2  根据建筑各部位功能要求，应明确条板隔墙的防火、隔声、防潮、防水、保温、防裂、防辐射等技术性能要求，采取相关措施。

3  应明确条板隔墙的吊挂重物要求，并采取相应的加固措施。

4  应明确条板隔墙的抗震功能要求，并采取相应抗震、加固措施。

- 4.2 隔 墙 设 计

4.2.1  条板隔墙按其功能要求可分为普通隔墙、保温隔墙、防火隔墙、隔声隔墙等；按其使用部位可分为分户隔墙、分室隔墙、外走廊隔墙、楼梯间隔墙等。

4.2.2  条板隔墙厚度及构造应满足建筑物防火、隔声、保温等功能要求。

4.2.3  双层条板隔墙两侧墙面的竖向接缝错开距离不应小于200mm，两板间应采取连接、加强固定措施。

4.2.4  接板安装的条板隔墙，其安装高度应符合下列要求：

1  90mm厚条板隔墙接板安装高度不应大于4.2m；

2  120mm厚条板隔墙接板安装高度不应大于4.5m；

3  150mm厚条板隔墙接板安装高度不应大于4.8m；

4  200mm厚条板隔墙接板安装高度不应大于6.0m；

5  其他厚度条板隔墙接板安装高度，应由设计单位与安装单位协商确定，并应提交抗冲击性能检测报告。

4.2.5  在抗震设防地区，条板隔墙与顶板、结构梁、主体墙和柱的连接应采用钢卡，并应采用胀管螺丝或射钉固定。钢卡的固定应符合下列要求:

1  条板隔墙与顶板、结构梁的接缝处，钢卡间距不应大于600mm；

2  条板隔墙与墙、柱连接处的钢卡应至少设置2个，且钢卡间距不应大于1.5m；

3  接板安装的条板隔墙，条板上端与顶板、结构梁的连接处应设置钢卡固定，且每块条板不应少于2个钢卡固定。

4.2.6  当条板隔墙上需要吊挂重物或设备时，不应单点固定，且两固定点的间距不应小于300mm，必要时应采取加固措施，用作固定和加固的预埋件和锚固件，均应做防腐或防锈处理。

4.2.7  当条板隔墙用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，应采取防潮、防水处理构造措施。对于附设水池、水箱、洗手盆等设施的条板隔墙，墙面应作防水处理，且防水高度不宜低于1．8m。

4.2.8  对于有防火要求的分户隔墙、走廊隔墙和楼梯间隔墙，条板隔墙的燃烧性能和耐火极限指标应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，并应满足工程设计要求。

4.2.9  对于有保温要求的分户隔墙、走廊隔墙和楼梯间隔墙，应采取相应的保温措施，并可选用复合夹芯条板隔墙或双层条板隔墙。居住建筑分户墙的传热系数应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75等的有关规定。

4.2.10  顶端为自由端的条板隔墙，应做压顶，压顶宜采用通长角钢圈梁，也可设置混凝土圈梁或方钢管圈梁，圈梁与主体结构应通过拉杆连接；所有外露金属件均应做防锈处理。

- 4.3 构 造 措 施

4.3.1  条板隔墙接板安装，当隔墙厚度不大于150mm时，接板不宜超过1次，当隔墙厚度大于150mm时，接板不应超过2次，接板部位应采取设置连接件、定位钢卡或在接板处增加斜插钢筋等加强措施。

4.3.2  条板隔墙接板安装，相邻条板接板部位应错开300mm以上。

4.3.3  条板隔墙安装长度超过6m时，应设置构造柱，并应采取加固措施。

4.3.4  条板隔墙安装长度超过6m时，应根据其材质、构造、部位，采取下列加强防裂措施：

- 沿隔墙长度方向，可在板与板之间间断设置伸缩缝，且接缝处使用柔性粘结材料处理；

- 可采用加设拉结钢筋加固措施；

- 可采用全墙面粘贴纤维网格布、无纺布或挂钢丝网抹灰处理。

4.3.5  条板应竖向排列，排板应采用标准板。当隔墙端部尺寸不足一块标准板宽时，可采用补板，补板宽度不应小于300mm。

4.3.6  条板隔墙下端与楼地面结合处预留安装空隙宜保持在20～40mm，并可根据需要调整间隙大小，空隙以填缝材料填实。

4.3.7  条板隔墙不宜横向开槽。当在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设水电管线及各类机电末端时，隔墙的厚度不宜小于120mm，开槽长度不应大于200mm。不得在隔墙两侧同一部位开槽、开洞，其间距应至少错开150mm。板面开槽、开洞应在隔墙安装7d后进行。

4.3.8  条板隔墙内不宜设置暗埋的配电箱、控制柜。

4.3.9  当条板隔墙内敷设水管时，应采取防渗漏和防裂措施，并应进行防结露设计，低温环境下应进行防冻设计。

4.3.10  条板隔墙板与板之间可采用榫接、平接、双凹槽对接方式，并应根据其不同材质、不同构造、不同部位按下列规定采用相应的防裂措施：

1  应在板与板间接缝内填满、灌实粘结材料，板与板间接缝处宜采取抗裂措施；

2  条板隔墙阴阳角处以及条板与建筑主体结构连接处应做专门防裂处理。

4.3.11  确定条板隔墙上预留门、窗洞口位置时，应选用与隔墙厚度相适应的门、窗框。当采用空心条板作门、窗框板时，距板边120mm范围内不应有空心孔洞，可将空心条板的第一个孔用细石混凝土灌实。

4.3.12  工厂预制的门、窗框板靠门、窗框一侧应设置预埋件。在施工现场切割制作的门、窗框板可采用胀管螺丝或其他加固件与门、窗框固定。固定点的位置和数量应根据门、窗洞口的条件确定，门、窗框每条边固定点不应少于3处。

4.3.13  当门、窗框板上部墙体高度大于600mm或门窗洞口宽度超过1.5m时，应采用钢过梁、预制配筋过梁板或采取其他加固措施。门框板、窗框板与门、窗框的接缝处应采取专门密封、隔声、防裂等措施。

# 5  施工安装

- 5.1 一 般 规 定

5.1.1  条板隔墙安装前，应编制完成条板隔墙分项工程施工技术文件，包括下列内容：

1隔墙排板图（立面、平面图），排版图中应标明条板种类、规格尺寸；门、窗洞口的位置、尺寸；管线、配电箱、插座及开关盒的位置、尺寸、数量；预埋件及钢板卡件位置、数量、规格种类等；

2条板隔墙安装构造图及相关技术资料，应包括条板与条板间的连接构造，条板隔墙与梁板、顶板、地面、防潮垫层的连接做法，条板隔墙与主体墙柱的连接做法，条板隔墙门、窗洞口处的构造做法，钢板卡件、预埋件做法，条板隔墙内暗埋管线及吊挂重物的加固构造和修补加强措施等；

3条板隔墙具体施工方案，应包括施工安装人员、机械机具的组织调配、条板产品的运输、贮存，辅助材料的制备；墙体的安装工艺要求、安装顺序、工期进度要求、安装质量、安全措施要求；墙体安装各工序的检查、验收及整改措施；

4 施工单位应按设计技术文件、资料，编制条板隔墙分项工程施工技术文件。施工技术文件应由施工单位技术负责人批准，经监理单位审核后实施。

5.1.2  条板隔墙安装工程应在做地面找平层之前进行，宜先做样板墙。

5.1.3  条板隔墙安装前，应对墙板安装人员进行培训并进行技术交底，安装人员应掌握施工图纸及有关的技术文件。

5.1.4  施工期间应采取控制施工现场粉尘、废弃物、噪声等的措施。

5.1.5  条板隔墙施工现场环境温度不宜低于5℃；当需在低于5℃环境下施工时，应采取冬期施工措施。

5.1.6  条板隔墙施工过程中应对各工序进行验收并保存验收记录，并应按施工程序组织隐蔽工程的验收，并应保存包括文字记录、照片或影像资料的施工和验收记录。

5.1.7  条板隔墙施工前，应制定安全施工技术措施，施工中的劳动保护应符合国家现行有关标准的规定。应采用侧立的方式搬运条板，重量较大的条板宜采用机具辅助运输、安装。

- 5.2 施 工 准 备

5.2.1  安装隔墙施工作业前，结构主体应验收完成，现场杂物应已清理，场地应平整。

5.2.2  安装前准备工作应符合下列规定：

1  条板和配套材料进场时，应由专人验收，应提供产品合格证和有效检验报告；条板和配套材料的进场验收记录和检验报告应归入工程档案；

2  条板和配套材料应按不同种类、规格分别在相应的安装区域堆放，条板下部应放置垫木，并宜侧立堆放，高度不应超过两层。现场堆放的条板不应被水冲淋和浸湿，不应被其他物料污染。条板露天堆放时，应做好防雨雪、暴晒措施；

3   现场配制的嵌缝材料、粘结材料、填孔材料等应有使用说明书，并应提供检测报告。粘结材料应按设计要求和使用说明书配置和使用；

4  钢卡、射钉等安装辅助材料进场时，应提供产品合格证，安装工具、机具应保证能正常使用；安装使用的材料、工具应分类管理，并根据需要的数量备好。

5.2.3  条板隔墙安装前，应先清理基层，对需要处理的光滑地面应进行凿毛处理；然后按安装排板图放线，标出每块条板安装位置、门窗洞口位置，放线应清晰，位置应准确，并应经检查无误后再进入下一道工序。

5.2.4  有防潮、防水要求的条板隔墙应预先做好条形墙垫。

5.2.5  条板隔墙安装前，宜对预埋件、吊挂件、连接件的数量、位置、固定方法，以及双层条板隔墙间芯层材料的铺装进行核查，并应符合设计文件的相关要求。

- 5.3 条板隔墙安装

5.3.1  条板隔墙安装应符合下列规定：

1  应按排板图在墙、柱、地面及顶棚板面上放线，条板应从墙、柱的一端向另一端顺序安装；当隔墙有门、窗洞口时，宜从门、窗洞口向两侧安装；

2  应先定位及安装第一块条板。可在第一块条板的企口处、板的顶面均匀满刮粘结材料。空心条板的上端宜局部封孔，对准放线立板；条板下端距地面的预留安装间隙宜保持在20mm～40mm，并可根据现场需要调整间隙大小；

3  应在条板下部打入木楔，并应楔紧；

4  应利用木楔调整位置，两个木楔为一组，使条板就位，可将条板垂直向上挤压，顶紧梁、板底部，调整条板的垂直度并固定；

5   应按顺序安装条板，将板榫槽对准榫头拼接，条板与条板之间应紧密连接，应调整好垂直度和相邻板面的平整度。并应待条板的垂直度、平整度等检验合格后，再安装下一块条板；

6  应按排板图在条板与顶板、结构梁、墙、柱的连接处设置钢卡；

7  条板与条板之间对接缝隙内应填满、灌实粘结材料，板缝间隙应揉挤严密，被挤出的粘结材料应刮平勾实；

8  条板隔墙与楼地面空隙处，应采用填缝材料填实；

9   木楔可在立板养护3d后取出并填实楔孔。

5.3.2  条板隔墙双层安装时，应先安装好一侧条板，确认墙体外表面平整、墙面板与板之间接缝处粘结处理完毕后，再按设计要求安装另一侧条板。双层条板隔墙两侧条板的竖向接缝应错开200mm以上。

5.3.3  双层条板隔墙两侧条板的空腔中需要预埋设备管线、保温材料、吸声材料等时，应在其验收合格后再安装另一侧条板。

5.3.4  双层条板隔墙两侧条板间应采取可靠的连接、加强固定措施。

5.3.5  条板隔墙接板安装工程应按本规程第4.2.5条相关要求做加固设计；安装时，卡件、连接件应定位准确、固定牢固。条板与条板对接部位应做好定位、加固、防裂处理。

5.3.6  当合同约定或设计要求对接板隔墙工程进行见证检测时，应进行隔墙抗冲击性能检测。

- 5.4  门、窗框板安装

5.4.1  门、窗框板安装应牢固，与条板或主体结构连接应采用专用粘结材料粘结，并应采取加网防裂措施，连接部位应密实、无裂缝。

5.4.2  当门、窗框板中未预埋固定件或连接件时，应使用化学锚栓或塑料锚栓与门、窗框现场固定。具体连接固定要求应按本规程第4.3.11～4.3.13条规定执行。

5.4.3   安装门头横板时，应在门角的接缝处采取加网防裂措施。门、窗框与洞口周边的连接缝应采用专用胶粘材料或弹性密封材料填实，并应采取加网增强等防裂措施。

5.4.4   门、窗框的安装应在条板隔墙安装完成7d后进行。

- 5.5  管、线安装

5.5.1  水、电管线安装、敷设应与条板隔墙安装配合进行，应在条板隔墙安装完成7d后进行。

5.5.2  水、电管线线槽线盒等，应采用专用切割工具开槽切割。不应在条板隔墙上任意开槽、开洞。具体开槽要求应执行本规程第4章有关规定。

5.5.3  条板隔墙开槽、开洞后，应先做好定位，并按设计要求敷设管线、插座、开关盒，可用螺钉、卡件将管线、开关盒固定在条板上。开关盒、插座等的四周应采用与条板相适应的材料填充并修复。

5.5.4  管线、插座、开关盒等敷设后，应及时回填、补强，开槽的墙面可采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布、无纺布或采取局部挂钢丝网等补强、防裂措施。

5.5.5  明装水管的安装应按工程设计要求进行。

5.5.6  设备控制柜、配电箱的安装应按工程设计要求进行。

- 5.6  接缝及墙面处理

5.6.1  条板的接缝处理应在门、窗框及管线安装完毕7d后进行。应检查所有的板缝，清理接缝部位，补满破损孔隙，清洁墙面。

5.6.2  条板墙面处理宜采用腻子，腻子的性能指标应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 298的有关规定，不宜采用收缩率大于0.1%的水泥砂浆涂刷墙板。

5.6.3  条板隔墙接缝处、表层应采用与隔墙条板相适应的材料抹面并刮平压光，其颜色应与板面相近。墙面接缝防裂处理可按本规程第4章的相关规定执行。

5.6.4  对于有防潮、防渗漏要求的条板隔墙，投入使用前应采用防水胶结料嵌缝，并应按设计要求进行墙面防水处理。

- 5.7  成 品 保 护

5.7.1  条板隔墙施工中各专业工种应加强配合，不得颠倒工序。交叉作业时，应做好工序交接，不得对已完成工序的成品、半成品造成破坏。

5.7.2  安装施工过程中及工程验收前，应采取防护措施，严禁受到施工机具碰撞。安装后的条板隔墙7d内不得承受任何侧向作用力，施工梯架、工程用的物料等不得支撑、顶压或斜靠在墙体上。

5.7.3  在进行混凝土地面等施工时，应防止物料污染、损坏成品隔墙墙面。

# 6  工程验收

- 6.1  一 般 规 定

6.1.1  条板隔墙工程质量验收应检查下列文件和记录：

1  条板隔墙施工图、设计说明及其他设计文件；

2  条板制品和主要配套材料出厂合格证、性能检验报告、进场验收记录和复验报告；

3  隔墙分项工序施工记录、隐蔽工程验收记录；

4  施工过程中重大技术问题的处理文件、工作记录和工程变更记录。

6.1.2  条板隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收，隐蔽工程验收应有记录，记录应包含必要的图像资料。

1  隔墙中预埋件、吊挂件、拉结筋等的安装验收记录；

2  配电箱、开关盒及管线开槽、敷设、安装现场验收记录；

3  双层复合隔墙中隔声、防火、保温等填充材料的设置验收记录。

6.1.3  条板隔墙的检验批应以同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2为一间)划分为一个检验批，不足50间应划分为一个检验批。

6.1.4  条板隔墙工程质量验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

6.1.5  条板隔墙工程质量验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

6.1.6  民用建筑条板隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118及国家现行有关产品标准的规定。

- 6.2  检验批验收

6.2.1  检验批质量合格应符合下列规定：

1  主控项目和一般项目的质量应经抽样检验合格；

2  应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

6.2.2  对于条板隔墙工程的检查数量，每个检验批应至少抽查10％，但不得少于3间，不足3间时应全数检查。

6.2.3  条板隔墙工程检验批质量验收记录应按本规程附录A的要求填写。

Ⅰ 主 控 项 目

6.2.4  隔墙条板的品种、规格、性能、外观应符合设计要求。对于有隔声、保温、防火、防潮等特殊要求的工程，板材应满足相应的性能等级。

检验方法：观察，检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

6.2.5  条板隔墙的预埋件、连接件的位置、规格、数量和连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察，尺量检查，检查隐蔽工程验收记录。

6.2.6  条板之间、条板与建筑主体结构的结合应牢固，稳定，连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察，手扳检查。

6.2.7  条板隔墙安装所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察，检查产品合格证书和施工记录。

Ⅱ 一 般 项 目

6.2.8  条板安装应垂直、平整、位置正确，转角应规整，板材不得有缺边、掉角、开裂等缺陷。

检验方法：观察，尺量检查。

6.2.9  条板隔墙表面应平整、接缝应顺直、均匀，不应有裂缝。

检验方法：观察，手摸检查。

6.2.10  隔墙上开的孔洞、槽、盒应位置准确、套割方正、边缘整齐。

检验方法：观察。

6.2.11  条板隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表6．2．11的规定。

表6.2.11  条板隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体轴线位移 | 5 | 用经纬仪或拉线和尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 4 | 接缝高低 | 2 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 5 | 阴阳角方正 | 3 | 用方尺和楔形塞尺检查 |

- 6.3   分项工程验收

6.3.1  条板隔墙工程是建筑装饰装修工程的分项工程，质量验收合格应符合下列规定：

1  分项工程质量验收所含的检验批均应符合合格质量的规定；

2  分项工程质量验收所含的检验批的质量验收记录应完整。

6.3.2  检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

6.3.3  条板隔墙施工分项工程验收记录应按本规程附录B要求填写。

6.3.4  当条板隔墙安装质量不满足要求时，应按下列规定进行处理：

1  经返工重做的检验批，应重新进行验收；

2  经部分返修后，能满足使用要求的工程，可按技术方案和协商文件进行验收；

3  经返工重做，重新验收仍不满足要求的工程，不应验收。

- 附录A  检验批质量验收记录

表A       检验批质量验收记录            编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分析工程 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B  分项工程质量验收记录

表B         分项工程质量验收记录            编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子部分）工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 | 检验批名称 | 检验批容量 | 部位/区段 | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 本规程用词说明

1为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。表示有选择，在一定条件下可以这样做的词，正面词采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑设计防火规范》GB 50016

2  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

3  《公共建筑节能设计标准》GB 50189

4  《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

5  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

6  《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451

7  《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

8  《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

9  《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

10  《建筑室内用腻子》JG/T 298

中国工程建设标准化协会标准

建筑发泡陶瓷复合条板隔墙

技术规程

CECS xxxx

# 条  文  说  明

目    次

1 总  则	26

2 术  语	27

3 材料及条板	28

3.1 材  料	28

3.2 条  板	28

4 设计	30

4.1 一 般 规 定	30

4.2 隔 墙 设 计	30

4.3 构 造 措 施	31

5  施工安装	33

5.1 一 般 规 定	33

5.2 施 工 准 备	33

5.3 条板隔墙安装	34

5.4  门、窗框板安装	34

5.5  管、线安装	34

5.6  接缝及墙面处理	35

5.7  成 品 保 护	35

6  工程验收	36

6.1  一 般 规 定	36

6.2  检验批验收	36

6.3  分项工程验收	36

# 1 总  则

1.0.1  近些年我国各类建筑轻质条板发展迅速，其中应用于建筑隔墙的发泡陶瓷复合条板材性上存在优势，得到了诸多工程应用。发泡陶瓷复合条板隔墙主要用于民用建筑和一般工业建筑工程中的非承重隔墙，例如分室隔墙和分户隔墙、走廊隔墙、楼梯间隔墙等。为了提高条板隔墙设计、施工与验收的技术水平，规范轻质条板的应用，编制组在总结国内多年工程实践经验的基础上制定了本规程。本规程从设计、施工安装、工程验收等方面，为控制发泡陶瓷复合条板隔墙工程质量提供了依据。

1.0.2  本条规定了本规程的适用范围。经调查表明，建筑发泡陶瓷复合条板隔墙广泛应用于非抗震设防地区及抗震设防8度和8度以下地区各种类型的民用建筑和一般工业建筑工程。抗震设防8度以上的地区及抗震标准高的建筑如采用建筑发泡陶瓷复合条板隔墙，应由工程设计单位提出加强措施及构造图，施工单位按图施工、验收。

1.0.3  本规程规定的施工质量要求是对建筑发泡陶瓷复合条板隔墙工程的最低要求。本规程应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210配套使用。

# 2 术  语

2.0.1  以发泡陶瓷板作为主要材料，夹芯或双层构造、可带有贯通或非贯通孔洞、板体可集成机电末端的预制条板。在建筑工程应用中用量较大的发泡陶瓷复合条板包括发泡陶瓷夹芯复合条板、发泡陶瓷双层复合条板、发泡陶瓷复合空心条板、发泡陶瓷复合实心条板、发泡陶瓷复合集成条板等。

# 3 材料及条板

- 3.1 材  料

3.1.1  生产条板应使用符合国家节能、节材、环保等产业政策的原材料，不仅应对人体无害，而且不应对环境造成污染，能够实现资源综合利用。

3.1.2  建筑发泡陶瓷复合条板隔墙施工配套材料的选用是保证隔墙质量的重要因素。鉴于各地在配套材料的选用和做法上不尽相同，本条规定所用配套材料应符合国家现行有关标准要求：

1 玻纤涂塑网格布的技术指标应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC／T 841的相关要求规定；

2 用作条板接缝、密封、嵌缝、填充部位的水泥砂浆、粘结材料的强度等级不应小于M5，细石混凝土强度等级不应小于C15。

3.1.3  条板接缝部位使用的密封、嵌缝、粘结材料及条板的防裂盖缝材料，以及墙面抹灰材料应与条板材料相适应，能够减少和避免出现墙面开裂、空鼓、脱落等质量问题。

3.1.5、3.1.6  拉结钢筋的技术指标应符合现行国家标准《低碳钢热轧圆盘条》GB／T 701的要求。对普通钢卡做防锈处理，是为了避免出现锈蚀，保证工程质量和安全，钢卡材料可采用Q235钢，并提出防腐处理的要求。

- 3.2 条  板

3.2.1  目前国家存在多个轻质条板的行业标准，同一检测项目，规定的技术指标不同，检测方法不同。为便于设计、施工单位了解和选用产品，本规程规定建筑发泡陶瓷复合条板的各项技术性能指标按《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451执行。

3.2.2  为方便设计人员选用，本条对隔墙工程中采用的条板品种进行了分类。普通板即工厂大批量生产的标准板。门窗框板和异形板可在工厂预制生产，也可在施工现场切割标准板制作。

3.2.3  按照建筑全专业协同设计理念，当实际工程对预制率或装配率有较高要求时，内装与机电两个专业可能需要进行集成设计，建筑发泡陶瓷复合条板可以按照设计要求在工厂预先敷设和集成建筑设备或管线，以提高安装现场的效率。

3.2.5  为推动建筑发泡陶瓷复合条板隔墙的推广和应用，近十年来国家有关部门已陆续发布了多个与轻质条板相关的标准。本条文规定了轻质条板长度、宽度、厚度的主规格尺寸，推出多种规格的条板，以方便设计人员选用，满足各类建筑隔墙的需求。

3.2.6  为保证门窗的使用功能，本条对门窗框板和与之配套的预埋件、固定件提出了要求。

3.2.7  建筑发泡陶瓷复合条板由两种或两种以上发泡陶瓷材料或由发泡陶瓷面板与夹芯材料复合制作而成。夹芯层材料包括陶粒、聚苯颗粒水泥、岩棉、玻璃棉、阻燃型聚苯、阻燃型纸蜂窝和铝蜂窝芯板等。为规范建筑发泡陶瓷复合条板的推广和应用，条文对其各构造层间的粘接提出要求。

# 4 设计

- 4.1 一 般 规 定

4.1.1  为确保隔墙的工程质量，设计单位应为施工单位提供较为完整的设计资料。

4.1.2  本条规定建筑发泡陶瓷复合条板隔墙工程需要进行设计，并且要求设计文件针对条板隔墙主要建筑功能、使用功能，提出主要指标要求及构造要求。目前不同材质的建筑发泡陶瓷复合条板产品种类较多，设计时应根据建筑物的使用性质，确定条板隔墙的种类和构造形式，选择与之适应的条板，避免出现质量问题或隔墙性能达不到设计要求。

- 4.2 隔 墙 设 计

4.2.1  本条从功能要求和使用部位两个角度，提出建筑发泡陶瓷复合条板隔墙的分类。

4.2.3  为保证双层隔墙的空气声隔声、整体安全性能，条文规定了错缝安装的最小距离，并采取加强措施。

4.2.4  近几年在部分公共建筑和工业建筑中，采用接板安装隔墙的工程逐渐增多。为保证接板隔墙的安全性能，条文规定了目前常用的90mm、120mm、150mm、200mm厚条板隔墙接板安装的限高，对其他厚度的条板隔墙接板工程也作出了规定。

4.2.5  本条文对抗震设防地区建筑发泡陶瓷复合条板隔墙的安装方法、抗震钢卡的设置和固定作了明确规定。

4.2.6  由于条板承受吊挂的能力不仅与其自身力学性能有关，而且与吊挂点的位置有关，在工程中经常出现吊点位置不合适或吊挂物较重，造成质量问题。因此对吊点位置及加固措施方面作出了规定。

4.2.7  某些材质的建筑发泡陶瓷复合条板隔墙在潮湿环境下，会引起强度降低。部分隔墙还会出现烂根、起鼓、脱皮等问题。因此，对防水性能差的条板隔墙的处理措施作出了规定。

4.2.9  本条文对分户隔墙、走廊隔墙、楼梯间隔墙提出保温要求，目的是为了减少户间传热和热损失。采用保温性能好的复合夹芯条板隔墙或双层条板隔墙可以达到目的。

4.2.10  在部分公共建筑和工业建筑中通常设计有安装不到顶，顶端为自由端的建筑发泡陶瓷复合条板隔墙。本条文对此类隔墙的构造及加固方法作了规定。

- 4.3 构 造 措 施

4.3.2  本条提出了建筑发泡陶瓷复合条板隔墙的接板工程安装方法和加固要求。目前，市场中除本条列出的常用规格外，其他厚度的条板隔墙接板工程的安装方法和加固措施，应按本规程第4.2.4条的规定执行。

4.3.3~4.3.4  本条文对超长隔墙要求采取加强处理措施，以保证建筑发泡陶瓷复合条板隔墙的安全性能，同时减少板间裂缝的产生。条板隔墙安装长度过长，墙面易产生微细裂缝，也将影响墙体的安全性能。因此建议加设构造柱和对板间接缝部位采取加强防裂措施，例如，安装隔墙时可以间断预留伸缩缝，后期用弹性腻子填实，也可以粘贴防裂网带、防裂胶带等加强处理。

4.3.5  标准条板是在工厂大批量预制生产的规格相同的条板。为保证隔墙的使用功能，要求采用标准条板拼装隔墙，避免过多切割，同时对隔墙补板的宽度提出要求，因为补板宽度过窄，将因板的刚度低而造成损坏。

4.3.7  在建筑发泡陶瓷复合条板隔墙上横向开槽后，条板的抗折强度明显下降，即使进行修补、加强处理，强度损失仍较严重。特别是在发泡陶瓷复合空心条板隔墙上水平方向开槽，将削弱墙体的刚度和整体性能。

经对各地的工程实践调查表明，安装建筑发泡陶瓷复合条板隔墙时，通常要求开槽深度不大于墙厚的2／5，开槽宽度则按所敷设管线的管径＋30mm控制。为减轻电气管线施工对隔墙性能造成的负面影响，本条规定，建筑发泡陶瓷复合条板隔墙厚度不宜小于120mm。

4.3.8  控制柜、配电箱在建筑发泡陶瓷复合条板隔墙上的安装，可采取明装或局部设置双层条板的方式，配电箱、控制柜不得穿透隔墙，并宜选用薄型箱体。另外需要注意的是，控制柜、配电箱安装完成后，与墙体接缝处需重点补强修复。

4.3.9  根据部分设计、施工、建设单位的反应，目前在一些工程项目中，用户为了墙壁美观和使用方便，墙体内敷设水管的情况比较普遍，但使用过程中经常出现结露、渗漏、冻裂等问题，影响工程质量。本条对需要暗装水管的隔墙工程提出具体的规定。

4.3.10  为减少建筑发泡陶瓷复合条板隔墙的墙面开裂带来的工程质量问题，本条文鼓励采用多种拼接形式，并对条板隔墙易开裂部位的防裂处理措施进行了规定。

根据各地的工程实践，可以采用多种方法对轻质条板墙体接缝部位进行防裂处理，如板与板间接缝应设50mm封边条，采用预留伸缩缝，并用柔性粘结材料填实密封，全墙面粘贴挂胶玻璃纤维网格布或粘贴防裂网带、防裂胶带处理条板接缝部位等措施。

另外，应根据不同材质，选用适宜的板与板拼装方式和嵌缝材料。根据隔墙材料、构造、部位的不同选择不同的粘接材料和防裂处理措施，是提高建筑发泡陶瓷复合条板隔墙安装质量的重要措施。

4.3.11~4.3.13  各地工程实践证明，门、窗洞口的尺寸及位置将对条板的受力破坏产生重要影响。门框板、窗框板、过梁板长期处于铰接状态下，反复承受疲劳性剪拉力，其受破坏因素需在设计时给予考虑，因此条文规定了安装建筑发泡陶瓷复合条板隔墙时，选用门、窗框板的要求，以及门、窗过梁板的安装、固定和防开裂的要求。

# 5  施工安装

- 5.1 一 般 规 定

5.1.1  编制建筑发泡陶瓷复合条板隔墙施工技术文件是保证条板隔墙安装质量的有效措施，本条予以强调。

5.1.2  大量的实际项目，在实施时，经常有工序交叉的情况下发生。一般来说，在建筑工程完成地面找平之后，会给条板隔墙的安装提供较有利的条件，本条强调条板隔墙要在地面找平之后安装，也是为了保证工程质量，避免交叉工序作业给条板隔墙安装质量带来不利影响。另外，建筑发泡陶瓷复合条板隔墙工程的质量很难用语言准确、完整地表述出来，某些施工质量问题也需要有一个更直观的评判依据。因此，在施工安装前制作样板墙，有利于质量控制和评判，也能避免建设方、施工方、设计方之间产生争议。尤其是，规模较大的条板隔墙工程，施工前应提前做样板墙或样板间，并经有关方确认后再进行施工安装。

5.1.3  目前，条板隔墙施工企业工人流动较频繁，施工前对安装人员进行专业知识和安装技能培训以及技术交底，是保证条板隔墙工程质量的必要环节。

5.1.5  因为冬期施工的影响因素较多，本条文无法过多阐述，仅强调施工企业应在规定温度下施工，如在低温条件下施工，需采取冬期施工措施。

5.1.6  在建筑发泡陶瓷复合条板隔墙安装过程中，对各工序进行验收并保存记录，特别是对隐蔽工程（管、线施工等）、防水层、防潮层进行验收和记录，有利于保证工程质量。考虑到隐蔽工程在隐蔽后难以检验，可能会对条板隔墙工程质量带来不利影响，因此隐蔽工程在完成验收后再进行条板隔墙的施工是一种比较可靠的避免隐蔽工程带来施工质量问题的手段，本条予以强调。

5.1.7  本条文对施工现场安全施工和劳动保护提出要求。目前条板隔墙现场安装多采用人工作业，工人劳动强度较大，因此需加强安全施工教育，制定相关防护措施。另外，在条板的运输、搬运、安装过程中，应避免条板产生过大的侧向弯曲。

- 5.2 施 工 准 备

5.2.1  安装建筑发泡陶瓷复合条板隔墙前，需确认施工现场已具备安装条板隔墙的作业条件。

5.2.2  良好的施工准备工作对建筑发泡陶瓷复合条板隔墙的施工安装质量能够起到保证作用。本条文分别对条板和配套材料的进场验收及堆放，现场配置材料、安装辅助材料提出了质量要求。

5.2.4  当建筑发泡陶瓷复合条板隔墙用于潮湿环境时，应优先考虑构造防水措施，一般工程中在条板隔墙下部做C20细石混凝土现浇墙垫，且墙垫高度不小于100mm，并作泛水处理。工程中也可根据实际情况，采用与其具有相同效果和作用的措施。

5.2.5  在建筑发泡陶瓷复合条板隔墙安装过程中，预埋件、吊挂件、连接件等隐蔽工程施工质量将直接影响墙体的性能，因此本条文提出了核查要求。

- 5.3 条板隔墙安装

5.3.1  目前在建筑发泡陶瓷复合条板隔墙工程中，单层条板隔墙的应用量最多，已积累了丰富的安装经验。但只有按排板图和施工工序安装条板隔墙，才能保证质量。本条文提供了常用的下楔顶板安装条板隔墙的方法，填缝材料可采用干硬性细石混凝土等。

5.3.2、5.3.3  双层条板隔墙通常作为要求较高的隔声隔墙、保温隔墙、防火隔墙等特殊功能隔墙选用，可以按单层条板隔墙安装工法进行施工。条文规定了双层条板墙体的安装方法和质量要求，如：安装隔声隔墙、保温隔墙、防火隔墙应按设计要求铺装吸声、保温材料等功能材料，以保证隔墙的隔声或保温、隔热性能满足工程设计要求。

5.3.4  两板间距小于5mm时，可采用胶粘剂点粘加固，板间空隙较大时可使用连接件或固定件连接。

5.3.5  近年来，在公共建筑和工业建筑中条板隔墙应用量不断扩大，接板安装隔墙的工程也越来越多。有的接板隔墙高达10m。接板安装隔墙的安全性能引起各方关注，本条文对接板安装隔墙的施工要求和加固措施进行了规定。

5.3.6  由于建筑发泡陶瓷复合条板隔墙涉及安全问题，因此当设计方提出或合同约定时，需对接板条板隔墙工程进行抗冲击性能试验等见证检测。检测仅适用于本规程规定限高尺寸以内的接板条板隔墙安装。检测报告通常附竖向接板隔墙安装示意图。

- 5.4  门、窗框板安装

5.4.1～5.4.4  在建筑发泡陶瓷复合条板隔墙安装中，门窗框板需安装牢固、可靠。门窗框条板与门、窗框的连接、固定是隔墙安装的重要工序。条文对门窗框板与门窗的连接、安装、固定、接缝处理方法等作了规定。

- 5.5  管、线安装

5.5.1~5.5.4  条文对建筑发泡陶瓷复合条板隔墙管线安装、固定、开槽、板面补强、加固作出了明确规定。在条板隔墙上开槽、留洞，需要采用专用切割工具，不能随意敲砸。为保证隔墙使用性能，开槽、留洞，管线、插座、开关盒等敷设后，应及时回填、补强。

- 5.6  接缝及墙面处理

5.6.1~5.6.4  建筑发泡陶瓷复合条板隔墙墙面易产生裂缝是条板隔墙使用过程中普遍存在的问题，在条板生产、施工安装过程中严格控制质量，才能解决这个问题。条文对施工过程中墙面处理所用材料性能、条板接缝部位的做法及选用材料提出了具体要求，并对有防水要求的条板隔墙接缝部位处理作出了专门规定。

- 5.7  成 品 保 护

5.7.1~5.7.3  建筑发泡陶瓷复合条板隔墙的成品保护是安装过程中的重要环节，要求在施工全过程中对隔墙进行保护。条文对在安装施工过程中及工程验收前，条板隔墙的成品保护提出了相关规定和具体防范措施。

# 6  工程验收

- 6.1  一 般 规 定

6.1.2  隐蔽工程施工质量验收是建筑发泡陶瓷复合条板隔墙工程质量验收的重要部分。本条规定了隐蔽工程的验收内容。

在墙板安装工程中，由水电专业安装单位承担条板隔墙配电箱、控制柜、水电管线开槽、敷设、安装等工作。此种情况下，需分别验收和归档验收记录。

6.1.3  本条文是依据现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210中的相关内容规定了建筑发泡陶瓷复合条板隔墙检验批的划分方法。

6.1.6  目前的建筑发泡陶瓷复合条板隔墙隔声验收，需要提供实验室检测报告，但在有争议或合同约定的情况下可以做现场隔声检测，并提交检测报告和相关技术资料。现场隔声检测依据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定进行。

- 6.2  检验批验收

6.2.1～6.2.11  本节规定的验收内容主要依据现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210中板材隔墙工程的相关要求。规范将涉及安全、主要使用功能、节能、环保等起决定作用的项目列为“主控项目”。“一般项目”为外观质量要求。

- 6.3   分项工程验收

6.3.1～6.3.4  本节的验收内容是依据国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210中对建筑发泡陶瓷复合条板隔墙分项工程的相关规定提出的。本条文针对分项工程的检验批提出具体的验收要求；同时对条板隔墙质量验收不合格工程，提出了3种不同的验收方法。