ICS 91.120.30

CCS Q17

备案号：XXXXX

T

团体标准

T/CECS ×××—2021

水性聚氨酯防水涂料

Waterborne polyurethane waterproof coating

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

目 录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与标记	1

5 一般要求	2

6 技术要求	2

7 试验方法	3

8 检验规则	7

前  言

本文件按照 GB/T 1.1一2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕14号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口。

本文件负责起草单位：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、广东合胜实业股份有限公司。

本文件参加起草单位：...........。

本文件主要起草人：沈春林、陆浩然……………...。

本文件主要审查人：………………..。

#### 水性聚氨酯防水涂料

- 范围

本文件规定了水性聚氨酯防水涂料的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于建设工程用水性聚氨酯防水涂料。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2008硫化橡胶或热塑性橡胶    拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529-2008硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤型、直角形和新月型试样）

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法

### GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 8626-2007建筑材料可燃性试验方法

GB/T 9269 涂料黏度的测定  斯托默黏度计法

GB/T 16777-2008建筑防水涂料试验方法

GB/T 18244-2000 建筑防水材料老化试验方法

GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料

JC 1066-2008建筑防水涂料中有害物质限量

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水性聚氨酯防水涂料  waterborne polyurethane waterproof coating

以水性聚氨酯分散体为主要成膜物质，加入颜填料及其他助剂配制而成，经水分挥发而固化成膜形成的水性防水材料，简称为PUD。

- 分类和标记

  - 分类

产品按性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

产品按是否暴露使用可分为外露型(E)和非外露型（N）。

  - 标记

按产品名称、标准号、是否曝露、类型顺序标记。

示例:

Ⅰ型非外露型水性聚氨酯防水涂料标记为: PUD防水涂料 T/CECS XXX—2021 N Ⅰ。

- 一般要求

产品的生产和应用不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与使用有关的安全与环保要求，应符合我国的相关国家标准和规范的规定。

- 技术要求

  - 外观

产品为均匀黏稠体，无凝胶、结块。

  - 物理力学性能

水性聚氨酯防水涂料物理力学性能应符合表1的规定。

- 物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |
| 1 | 与水相容性 |  | 粘度无增加 |  |
| 2 | 固体含量/% ≥ |  | 65 |  |
| 3 | 表干时间/h ≤ |  | 4 |  |
| 4 | 实干时间/h ≤ |  | 12 |  |
| 5 | 拉伸强度/MPa ≥ |  | 2.2 | 6.0 |
| 6 | 断裂伸长率/% ≥ |  | 500 | 450 |
| 7 | -10℃低温断裂伸长率 |  | 450 | 400 |
| 8 | 撕裂强度/（N/mm） ≥ |  | 15 | 35 |
| 9 | 低温弯折性 |  | -35℃，无裂纹 |  |
| 10 | 不透水性 |  | 0.4MPa，120min，不透水 |  |
| 11 | 加热伸缩率/% |  | -4.0～+1.0 |  |
| 12 | 弹性恢复率/% |  | ≥70 |  |
| 13 | 粘结强度/MPa ≥ | 干基面 | 1.0 |  |
|  |  | 湿基面 |  |  |
| 14 | 吸水率/% ≤ |  | 15 |  |
| 15 | 定伸老化 | 加热老化 | 无裂纹及变形 |  |
|  |  | 人工气候老化 a）（氙灯） | 无裂纹及变形 |  |
| 16 | 热处理 [80℃，168h] | 拉伸强度/MPa ≥ | 1.8 | 4.8 |
|  |  | 断裂伸长率/% ≥ | 400 | 350 |
|  |  | 低温弯折性 | -30℃，无裂纹 |  |
| 17 | 碱处理 [0.1%NaOH+饱和Ca(OH)2溶液，168h] | 拉伸强度/MPa ≥ | 1.8 | 4.8 |
|  |  | 断裂伸长率/% ≥ | 400 | 350 |
|  |  | 低温弯折性 | -30℃，无裂纹 |  |
| 18 | 酸处理 [2%H2SO4溶液，168h] | 拉伸强度/MPa ≥ | 1.8 | 4.8 |
|  |  | 断裂伸长率/% ≥ | 400 | 350 |
|  |  | 低温弯折性 | -30℃，无裂纹 |  |
| 19 | 人工气候老化a） | 外观 | 无裂纹、粉化及变形 |  |
|  |  | 拉伸强度/MPa ≥ | 1.8 | 4.8 |
|  |  | 断裂伸长率/% ≥ | 400 | 350 |
|  |  | 低温弯折性 | -30℃，无裂纹 |  |
| 20 | 燃烧性能a) |  | B2-E |  |
| a) 仅外露产品要求测定 |  |  |  |  |

  - 有害物质限量

有害物质含量应符合表2的规定。

- 有害物质限量

| 序号 |  | 项 目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 挥发性有机化合物（VOC）/（g/L） ≤ |  | 30 |
| 2 |  | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯/（mg/kg） ≤ |  | 50 |
| 3 |  | 萘/（mg/kg） ≤ |  | 10 |
| 4 |  | 游离甲醛/（mg/kg） ≤ |  | 50 |
| 5 |  | 氨/（mg/kg） ≤ |  | 300 |
| 6 | 可溶性重金属a ) /（mg/kg） |  | 铅Pb ≤ | 20 |
|  |  |  | 镉Cd ≤ | 20 |
|  |  |  | 铬Cr ≤ | 20 |
|  |  |  | 汞Hg ≤ | 20 |
| a ) 无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属。 |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 标准试验条件

    - 标准试验条件为：温度(23±2)℃，相对湿度(50±10)%。

    - 养护水池温度（23±2)℃。

  - 试验设备

    - 拉力试验机:测量值在量程15%-85%之间，示值精度不低于1%，伸长范围大于500mm。

    - 天平:精度0.1mg。

    - 低温弯折仪：符合GB/T16777-2008第14章要求的低温弯折仪。

    - 低温冰柜: -40℃～0℃，精度±2℃。

    - 电热鼓风干燥箱:不小于200℃，精度±2℃。

    - 冲片机及符合GB/T 528要求的哑铃1型裁刀、符合GB/T 529-2008要求的直角撕裂裁刀。

    - 不透水仪:压力0MPa～0.4MPa，精度2.5级，三个七孔透水盘，内径92mm。

    - 厚度计:接触面直径6mm，单位面积压力0.02MPa，分度值0.01mm。

    - 半导体温度计:量程 -40℃～30℃，精度0.1℃。

    - 定伸保持器:能使试件标线间距离拉伸100%以上。

    - 氙弧灯老化试验箱:符合GB/T 18244-2000要求的氙弧灯老化试验箱。

    - 燃烧试验箱:符合GB/T 8626-2007要求的燃烧试验箱。

    - 旋转粘度计

  - 试件制备

    - 试样准备

      - 在试件制备前，试样及所用试验器具应在标准试验条件下放置至少24h。

      - 试验用水符合GB/T 6682—2008要求的三级水。

    - 试件制备

- 在标准试验条件下取所需的试样量，保证最终涂膜厚度(1.5±0.2)mm。

- 将放置后的试样混合均匀，不得加入稀释剂。在不混入气泡的情况下将试样倒入模框中；也可按生产企业要求使用喷涂设备制备涂膜。模框不得翘曲且表面平滑，为便于脱模，涂覆前可用脱模剂。试样分3～4次涂覆至规定厚度，试样也可按生产企业的要求次数涂覆（最多4次，每次间隔不得超过24h），涂覆后间隔5min，轻轻振动模框，最后一次将表面刮平。制备的涂膜在标准试验条件下养护96h，脱模后再经（40±2）℃干燥箱中烘48h，取出后在标准条件下放置4h以上。

    - 试件形状及数量

- 试件形状及数量见表3。

- 试件形状及数量

| 序号 | 项目 |  | 试件形状 | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度、断裂伸长率 |  | 符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
| 2 | 低温断裂伸长率 |  | 符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
| 2 | 撕裂强度 |  | 符合GB/T 529-2008规定的无割口直角形 | 5 |
| 3 | 低温弯折性 |  | 100mm×25mm | 3 |
| 4 | 不透水性 |  | 150mm×150mm | 3 |
| 5 | 加热伸缩率 |  | 300mm×30mm | 3 |
| 6 | 吸水率 |  | 50mm×50mm | 3 |
| 7 | 定伸时老化 | 热处理 | 符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 3 |
|  |  | 人工气候老化 |  | 3 |
| 8 | 热处理 | 拉伸性能 | 120mm×30mm，处理后取出再裁取符合GB/T528规定的哑铃1型 | 5 |
|  |  | 低温弯折性 | 100mm×25mm | 3 |
| 9 | 碱处理 | 拉伸性能 | 120mm×30mm，处理后取出再裁取符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
|  |  | 低温弯折性 | 100mm×25mm | 3 |
| 10 | 酸处理 | 拉伸性能 | 120mm×30mm，处理后取出再裁取符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
|  |  | 低温弯折性 | 100mm×25mm | 3 |
| 11 | 人工气候老化 | 拉伸性能 | 120mm×30mm，处理后取出再裁取符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
|  |  | 低温弯折性 | 100mm×25mm | 3 |
| 12 | 燃烧性能 |  | 250mm×90mm | 5 |

  - 外观

涂料搅拌后目测检查。

  - 与水相容性

在涂料中加10%水，搅拌均匀后，按GB/T 9269进行试验。静置120min后搅拌均匀后，继续按按GB/T 9269进行试验。试样静止时，盖上盖板。每个试样测定三次，取三次测定结果的算术平均值作为试验结果，前后两次试验结果增加值 不超过10%为合格，否则，与水相容性为不合格。

  - 固体含量

按GB/T 16777-2008中5.2水性涂料试验。

  - 表干时间

按GB/T 16777-2008第16章进行试验。湿膜厚度为（0.5±0.1）mm。表干时间不超过2h的，精确到0.5h，表干时间大于2h的，精确到1h。

  - 实干时间

按GB/T 16777-2008第16章进行试验。湿膜厚度为（0.5±0.1）mm。实干时间不超过2h的，精确到0.5h，实干时间大于2h的，精确到1h。

  - 拉伸性能

按GB/T 16777-2008第9章进行试验，拉伸速度为（500±50）mm/min。

如果试件在狭窄部分以外断裂则舍弃该不合格试验数据，试验结果取5个试件的平均值。若试验数据与平均值的偏差超过15%，则剔除该数据，以剩下的至少3个试件的平均值作为试验结果。若有效试验数据少于3个，则需重新试验。

  - 低温断开伸长率

按JC/T 2435—2018中7.11进行试验，试验温度为（-10±1）℃

  - 撕裂强度

按GB/T 529-2008中直角形试件进行试验，无割口，拉伸速度为500mm/min±50mm/min。试验5个试件，试验结果取5个试件的平均值。若试验数据与平均值的偏差超过15%，则剔除该数据，以剩下的至少3个试件的平均值作为试验结果。若有效试验数据少于3个，则需重新试验。

  - 低温弯折性

按GB/T 16777-2008第14章进行试验。

  - 不透水性

按GB/T 16777-2008第15章进行试验，金属网孔径0.5mm±0.1mm。

  - 加热伸缩率

按GB/T 16777-2008第12章进行试验。

  - 弹性恢复率

按GB/T 23457—2017中6.10进行试验。

  - 粘结强度

    - 干基面

按GB/T 16777-2008中7.1中A法进行试验。

    - 湿基面

按GB/T 16777-2008中7.1中制备水泥砂浆块。取5对养护好的水泥砂浆块，在7.1.2水中浸泡24h后取出，用湿毛巾揩去水渍，晾置5min后，按照GB/T 16777-2008中7.1 A法进行试验。

  - 吸水率

按GB/T 19250-2013中6.15进行试验。

  - 定伸时老化

按GB/T 16777-2008第11章进行试验。

  - 热处理

按GB/T 16777-2008中9.2.2进行试验，试验结果按7.9处理。

  - 碱处理

按GB/T 16777-2008中9.2.4水性涂料测试方法。

  - 酸处理

按GB/T 16777-2008中9.2.3水性涂料测试方法。

  - 人工气候老化

按GB/T 16777-2008中9.2.6进行试验，累计辐照能量1836MJ/m2（暴露时间约1500h），试验结果按7.9和7.11处理。

  - 燃烧性能

按GB/T 8626-2007采用垂直燃烧试验边缘点火方法进行试验。点火15s，燃烧20s，Fs≤150mm，无燃烧滴落物引燃滤纸。

### 按评定GB 8624评定燃烧等级。

  - 有限物质限量

按JC 1066-2008水性涂料A级要求进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

按检验类型分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

出厂检验项目包括:外观、与水相容性、固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、吸水率、弹性恢复率。

    - 型式检验

型式检验项目包括第6章要求。

在下列情况下进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 正常生产时，每年进行一次。人工气候加速老化(外露使用产品)每两年进行一次；

- 原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 产品停产6个月以上恢复生产时。

  - 组批

以同一类型15t为一批，不足15t亦可作为一批。

  - 抽样

在每批产品中随机抽取两组样品，一组样品用于检验，另一组样品封存备用。每组至少5kg，抽样前产品应搅拌均匀。采用喷涂方式取样量根据需要抽取。

  - 判定规则

    - 单项判定

      - 外观

抽取的样品外观符合标准规定时，判该项合格。

      - 物理力学性能

固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、处理后拉伸强度保持率、处理后断裂伸长率、加热伸缩率、粘结强度、弹性恢复率以其平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

与水相容性、不透水性、低温柔性和定伸时老化项目以三个试件均达到标准规定判为该项合格。

- 表干时间、实干时间、燃烧性能项目达到标准规定时判为该项合格。

各项试验结果均符合标准规定，则判该批产品性能合格。若有一项指标不符合标准规定，则用备用样对不合格项进行单项复验。若符合标准规定时，则判该批产品性能合格，否则判定为不合格。

      - 有害物质限量

有害物质含量应符合JC/T 1066水性建筑防水涂料A级要求的规定。（有害物质含量符合表2要求，则判该批产品有害物质限量合格。）

    - 总判定

外观、物理力学性能（含已选定的可选项目）、有害物质限量均符合标准规定的要求时，判该批产品合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

产品外包装上应包括:

a) 生产厂名、地址；

b) 产品名称；

c) 商标；

d) 产品标记；

g) 产品净质量；

h) 生产日期和批号；

i) 使用说明；

j) 运输和贮存注意事项可选性能(若有时)；

k) 贮存期；

  - 包装

产品应贮存于清洁、干燥、密闭的塑料桶或内衬塑料袋的铁桶中。

  - 贮存和运输

贮存与运输时，不同分类的产品应分别堆放。禁止接近火源，避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风。贮存温度5℃-35℃。

在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起至少为6个月。

_________________________________