T/CECS ×××—202X

硅烷改性聚醚灌浆材料

Silane modified polyether grouting materials

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

ICS 91.120.30

Q17

备案号：XXXXX

T

团体标准

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕14号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口。

本文件负责起草单位：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、湖南五彩石防水防腐工程技术有限责任公司。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

硅烷改性聚醚灌浆材料

- 范围

本文件规定了硅烷改性聚醚灌浆材料（简称MS灌浆材料）的分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本文件适用于建设工程中混凝土结构渗漏水的预防和治理用的硅烷改性聚醚灌浆材料。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 6750-2007 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T 10247-2008 粘度测量方法

GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法

GB/T 23457-2017 预铺防水卷材

GB/T 41078-2021 建筑防水材料有害物质试验方法

JGJ 63-2006 混凝土用水标准

JJG 139-2014 拉力、压力和万能试验机

JC/T 2435-2018 单组分聚脲防水涂料

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 硅烷改性聚醚灌浆材料 Silane modified polyether grouting material

以硅烷与聚醚多元醇聚合反应制备的树脂为主剂，加入矿物填料、助剂混合而成的匀质液体，通过与水反应生成弹性体的灌浆材料。

- 标记

按产品名称、本标准编号的顺序标记。

- 硅烷改性聚醚灌浆材料标记为： 硅烷改性聚醚灌浆材料 T/CECS ×××-202× 。

- 一般要求

产品不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与使用有关的安全与环保要求，应符合我国的相关国家标准和规范的规定。

- 技术要求

  - 外观

产品为均匀粘稠体，无凝胶、结块。

  - 理化性能

6.2.1硅烷改性聚醚灌浆材料浆液性能应符合表1 的规定。

- 浆液性能

| 序号 | 项 目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量（％） |  | ≥98.0 |
| 2 | 粘度（mPa.s） | 23℃ | 报告实测值 |
|  |  | 60℃ | ≤5000 |
| 3 | 凝胶时间（min） | 23℃ | ≤240 |
|  |  | 60℃ | ≤30 |
| 4 | 密度(g/cm3) |  | ≤1.45 |

6.2.2硅烷改性聚醚灌浆材料固结体性能应符合表2 的规定。

- 固结体性能

| 序号 | 项 目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘结强度（MPa） | 干燥基面 | ≥1.2 |
|  |  | 潮湿基面 | ≥0.8 |
| 2 | 粘结强度保持率 （%） | 热处理粘结强度保持率 | ≥80 |
|  |  | 酸处理粘结强度保持率 | ≥80 |
|  |  | 碱处理粘结强度保持率 | ≥80 |
|  |  | 盐处理粘结强度保持率 | ≥80 |
| 3 | 弹性恢复率（%） |  | ≥90 |
| 4 | 吸水率（%） |  | ≤4 |
| 5 | 加热伸缩率（％） |  | -4.0～+1.0 |
| 6 | 低温弯折性 |  | -35℃，无裂纹 |

  - 有害物质限量

硅烷改性聚醚灌浆材料有害物质限量应符合表3的规定。

- 有害物质限量

| 序号 | 项 目 |  | 有害物质限量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)/(g/L) |  | ≤50 |
| 2 | 苯（mg/kg） |  | ≤200 |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯 （g/kg） |  | ≤1.0 |
| 4 | 苯酚 （mg/kg） |  | ≤100 |
| 5 | 蒽 （mg/kg） |  | ≤10 |
| 6 | 萘 （mg/kg） |  | ≤200 |
| 7 | 可溶性重金属a (mg/kg) | 铅Pb | ≤90 |
|  |  | 镉Cd | ≤75 |
|  |  | 铬Cr | ≤60 |
|  |  | 汞Hg | ≤60 |
| a 可选项目，由供需双方商定。 |  |  |  |

- 试验方法

  - 标准试验条件

标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%。

  - 试验设备

    - 拉力试验机：力值测量至少应符合JJG139-1999的2级（即±2%），拉伸速度为(500±50)mm/min、 (5±1)mm/min。

    - 天平: 精度0.1mg。

    - 低温冰柜：(-40～0)℃，精度±2℃。

    - 电热鼓风干燥箱：不小于200℃，精度±2℃。

    - 半导体温度计：量程（-40～30）℃，精度0.1℃。

    - 定伸保持器：能使试件标线间距离拉伸100%以上。

- 试件试件形状及数量

| 序号 | 项目 | 试件形状 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性恢复率 | 符合GB/T528规定的哑铃1型 | 5 |
| 2 | 低温弯折性 | 100mm×25mm | 3 |
| 3 | 加热伸缩率 | 300mm×30mm | 3 |
| 4 | 吸水率 | 50mm×50mm | 3 |

  - 试件制备

按JC/T 2435-2018中7.4进行制备涂膜试件。

  - 外观

涂料搅拌后目测检查。

  - 固体含量

按GB/T 16777-2008中第5章进行。

  - 粘度

按GB/T 10247-2008中4单圆筒型试验。将500mL试样装入500mL金属密封罐中在规定温度的恒温水浴中放置2h,然后进行试验,恒温水浴中液面应低于容器上口边缘（1～2）mm。初始粘度的恒温水浴温度为（23±0.5）℃，60℃粘度的恒温水浴温度为（60±0.5）℃。

  - 凝胶时间

    - 试验步骤

在标准试验条件下，称取试样(50±0.1)g于容器中，加入5 mL（23±0.5）℃符合标准JGJ 63-2006的水(如果用水量厂家有规定，按照厂家推荐比例添加)，记录加入水的时间t1，搅拌均匀(约120s)后在恒温水浴中静止。恒温水浴中液面至少高出试样上表面20mm,低于容器上边缘20mm。之后用玻璃棒不断探测黏度的变化。当玻璃棒离开液面出现拉丝现象时，视该试样已经凝胶，记录时间t2。

    - 结果计算

试验的凝胶时间按公式（1）计算：

t =t2-t1……………………………………………………(1)

式中：

t——试样的凝胶时间，单位为分钟（min)；

t1——将水加入到试样的时间，单位为分钟（min)；

t2——试样与水混合后出现拉丝的时间，单位为分钟（min)；

    - 结果判定

取三个试样测试结果的算术平均值作为试验结果，每个测定结果与算术平均值的相对偏差应不大于10%。若有一个测定结果不符，则将其剔除，取其余两个测定结果的算术平均值作为试验结果。若有两个测定结果超过偏差要求，应重新试验。

  - 密度

按GB/T 6750-2007的规定进行试验，采用金属比重瓶。

  - 粘结强度

    - 干燥基面

按GB/T 16777-2008中第7章A法进行试验。试件在标准养护条件养护168h后进行试验。

    - 潮湿基面

按GB/T 16777-2008中第7章A法进行试验。制备试件前，先将混凝土试块在(23±2）℃水中浸泡24h,取出后用湿毛巾揩去水渍，晾置5min后，在砂浆块的表面涂抹试样。试件在标准养护条件养护168h后进行试验。

  - 弹性恢复率

按7.3制备并养护试件。按GB/T 23457-2017中6.10进行试验。将标线间距离从25mm拉伸至50mm，保持24h后。将试件取下，在铺有滑石粉的光滑表面上放置2h测量。

  - 低温弯折性

按7.3制备并养护试件。按GB/T 16777-2008中第14章进行试验。

  - 加热伸缩率

按7.3制备并养护试件。按GB/T 16777—2008第12章进行试验。加热温度（80±2）℃。

  - 吸水率

按7.3制备并养护试件。按JC/T 2435-2018中7.16进行试验。

  - 热处理

按7.9.1制备并养护试件，按GB/T 16777-2008中9.2.2进行热处理，加热温度为（80±2）℃，处理后按7.9.1进行试验，保持率按GB/T 16777-2008中9.3.3进行计算。

  - 酸处理

按7.9.1制备并养护试件，将环氧树脂涂料封闭混凝土试件其余裸露面，按GB/T 16777-2008中9.2.4进行酸处理，处理后按7.9.1进行试验，保持率按GB/T 16777-2008中9.3.3进行计算。

  - 碱处理

按7.9.1制备并养护试件，按GB/T 16777-2008中9.2.3进行碱处理，处理后按7.9.1进行试验，保持率按GB/T 16777-2008中9.3.3进行计算。

  - 盐处理

按7.9.1制备并养护试件，按JC/T 2435-2018中7.22进行盐处理，处理后按7.9.1进行试验，保持率按GB/T 16777-2008中9.3.3进行计算。

  - 有害物质限量

按GB/T 41078-2021进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

按检验类型分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

出厂检验项目包括：外观、粘度、凝胶时间、密度、粘结强度、弹性恢复率、低温弯折性。

    - 型式检验

型式检验项目包括表1、表2和表3。在下列情况下进行型式检验：

- a)  新产品投产或产品定型鉴定时；

- b) 正常生产时，每年进行一次；

- c)  原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

- d)  出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- e)  产品停产6个月以上恢复生产时。

  - 组批

以同一类型15t为一批，不足15t亦可作为一批。

  - 抽样

在每批产品中随机抽取两组样品，一组样品用于检验，另一组样品封存备用，每组至少5kg，抽样前产品应搅拌均匀。

  - 判定规则

    - 单项判定

8.4.1.1外观

抽取的样品外观符合标准判定时，判该项合格。否则判该批产品不合格。

8.4.1.2 理化性能

固体含量、粘度、凝胶时间、密度、粘结强度、粘结强度保持率、弹性恢复率、吸水率、加热伸缩率、低温弯折性以其平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

各项试验结果均符合标准规定，则判该批产品性能合格。

若有二项及二项以上指标不符合标准规定，则判该批产品不合格。

若仅有一项指标不符合标准要求时，允许用备用样品对不合格项进行单项复验。若复验结果符合标准要求，则判该批产品合格，否则判定为不合格。

- 8.4.1.3 有害物质限量

按表3判定，符合则判该批产品合格。

    - 总判定

外观、理化性能、有害物质限量和按表2和表3选定的可选性能均符合标准规定的要求时，判该批产品合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

产品外包装上应包括：

- a）  生产厂名、地址；

- b）  产品名称；

- c）  商标；

- d）  产品标记；

- e）  产品净质量；

- f）  生产日期和批号；

- g）  使用说明；

- h）  运输和贮存注意事项；

- i）  贮存期。

  - 包装

产品用铁桶密闭包装。

  - 贮存和运输

贮存与运输时，不同分类的产品应分别堆放，禁止接近火源，避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风。贮存温度5℃~40℃。

在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日期起至少为6个月。

_____________________________