中国工程建设标准化协会标准

既有木结构评估与加固技术规程

Technical specification for appraisal and reinforcement of existing timber structure

（征求意见稿）

主编单位：上海市建筑科学研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

日    期：2022年X月X日

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第一批工程建设协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字[2018]15号）的要求，编制组经过深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、检测、评估、维修加固、检测评估报告编写要求等。

本规程由中国工程建设标准化协会木材及复合材结构专业委员会归口管理，由上海市建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见和建议，请反馈给上海市建筑科学研究院有限公司（地址：上海市宛平南路75号；邮编：200032；电子邮箱：jgsrd@sribs.com）。

主编单位：上海市建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总则	（1）

2  术语和符号	（3）

3  基本规定	（5）

4  检测	（6）

4.1  一般规定	（6）

4.2  结构图的复核与测绘	（8）

4.3  木材力学性能检测	（9）

4.4  木构件缺陷检测	（10）

4.5  螺栓节点损伤检测	（11）

5  评估	（13）

5.1  一般规定	（13）

5.2  构件安全性评估	（15）

5.3  结构体系安全性评估	（18）

6  维修加固	（21）

6.1  一般规定	（21）

6.2  材料	（22）

6.3  构件维修加固	（23）

6.4  结构体系维修加固	（26）

7  检测评估报告编写要求	（28）

用词说明	（30）

引用标准名录	（31）

Contents

1  General provisions	（1）

2  Terms and symbols	（3）

3  Basic requirements	（5）

4  Inspection	（6）

4.1  General requirements	（6）

4.2  Checking and mapping structural diagram	（8）

4.3  Inspection for timber mechanical properties	（9）

4.4  Inspection for timber member defects	（10）

4.5  Inspection for damage of bolted connections	（11）

5  Appraisal	（13）

5.1  General requirements	（13）

5.2  Appraisal for member safety	（15）

5.3  Appraisal for structural safety	（18）

6  Maintenance and reinforcement	（21）

6.1  General requirements	（21）

6.2  Materials	（22）

6.3  Mantainance and reinforcement for member	（23）

6.4  Mantainance and reinforcement for structure	（25）

7  Requirements for inspection and appraisal reports	（28）

Explanation of wording	（30）

List of quoted standards	（31）

# 1  总则

1.0.1  为规范木结构建筑工程的检测、评估与维修加固，做到安全适用、技术先进、经济合理、保护环境，制定本规程。

[条文说明] 本条主要阐明编制本规程的目的。木材是一种低碳环保、可再生的建筑材料，目前已成为国内外研究与应用热点。随着国家标准《装配式木结构建筑技术标准》GB/T 51233、《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226和《木结构通用规范》GB 55005的相继实施，木结构在我国得到越来越广泛的应用。此类建筑在服役期内易受到环境和人为因素的影响，从而产生不同程度的损伤，亟需对其进行检测、评估与加固。本规程的制定将对既有木结构的检测、评估与维修加固起到指导作用。

1.0.2  本规程适用于正常环境下既有的方木原木结构和胶合木结构的检测、评估与维修加固。

[条文说明] 本条规定了本规程的适用范围包括现代木结构建筑中既有的方木原木结构和胶合木结构，不包括轻型木结构、井干式木结构、穿斗式木结构、抬梁式木结构、正交胶合木结构。对于古建筑木结构的检测、评估与维修加固可根据现行国家标准《古建筑木结构维护与加固技术标准》GB/T 50165的规定进行。火灾后既有木结构的鉴定可根据现行协会标准《火灾后工程结构鉴定标准》T/CECS 252的规定进行。此处的木结构除了纯木结构以外，还包括木混合结构、木组合结构中的木结构部分。

1.0.3  既有木结构的检测、评估与维修加固，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

[条文说明] 在既有木结构的检测、评估和维修加固工作中，除执行本规程的规定外，尚应执行国家现行相关标准的规定，主要包括《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021、《木结构通用规范》GB 55005、《木结构设计标准》GB 50005、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206、《胶合木结构技术规范》GB/T 50708、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144、《建筑抗震鉴定标准》GB 50023、《危险房屋鉴定标准》JGJ 125等。

# 2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  既有木结构  existing timber structure

已建成验收或已投入使用的木结构。

2.1.2  方木原木结构  sawn and log timber structure

承重构件主要采用方木或原木制作的建筑结构。

2.1.3  胶合木结构  glued laminated timber structure

承重构件主要采用层板胶合木制作的建筑结构。

2.1.4  检测  inspection

对结构的状况或性能所进行的现场测量和取样试验等工作。

2.1.5  评估  appraisal

判定建筑物今后使用的可靠性程度所实施的一系列活动。

2.1.6  维修  maintenance

对结构的状况或性能所进行的各种修理等工作。

2.1.7  加固  reinforcement

对安全性不足的承重结构、构件及其相关部分采取的增强、局部更换或调整其内力等措施。

2.1.8  构件集  member assemblage

同种构件的集合，包括主要构件集和一般构件集。

2.1.9  主要构件  dominant member

其自身失效将导致其他构件失效，并危及承重结构系统安全工作的构件。

2.1.10  一般构件  common member

其自身失效为孤立事件，不会导致其他构件失效的构件。

2.2  符号

au、bu、cu、du——构件的安全性等级；

Au、Bu、Cu、Du——结构体系的安全性等级；

R——结构构件的抗力；

S——结构构件的作用效应；

γ0——结构重要性系数；

l——构件的计算跨度；

——构件的挠度；

——构件的侧向弯曲变形；

——木材的斜纹理或斜裂纹的斜率；

——木构件截面上的腐朽面积与原截面面积之比。

# 3  基本规定

3.0.1  既有木结构检测前应进行现场调查和资料调查，并应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定。

3.0.2  既有木结构的安全性评估程序应符合现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292或《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144的规定。

3.0.3  既有木结构的抗震性能评估应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的规定进行。

3.0.4  既有木结构中危险房屋的鉴定应按现行行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125的规定进行。

3.0.5  既有木结构的维修加固应以其安全性评估和抗震性能鉴定的结论为依据，并应符合本规程的相关规定进行。

3.0.6  既有木结构的防虫、防腐、防火设计应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005、《胶合木结构技术规范》GB/T 50708、《装配式木结构建筑技术标准》GB/T 51233、《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226和《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

# 4  检测

- 4.1  一般规定

4.1.1  既有木结构评估前，应进行结构性能、结构构件和结构变形的检测。

[条文说明] 在做评估工作前需要对涉及结构性能的现状缺陷和损伤、结构构件材料强度及结构变形等进行检测，以便了解结构的实际情况，为结构评估和维修加固提供可靠依据。

4.1.2  检测工作宜按下列规定的程序（图4.1.2）进行。

图4.1.2检测工作程序图

[条文说明] 本条规定了检测工作的基本程序。对于一般既有木结构的检测，应按本框图的各个阶段执行。对于特殊情况的检测，应根据检测目的，确定其检测程序框图和相应的检测内容。

4.1.3  检测工作程序中规定的现场调查和资料调查宜包括下列内容：

1  收集被检测既有木结构的工程地质勘察报告、竣工图或设计施工图、施工质量验收记录等资料；

2  收集既有木结构使用期间的维修、检测、评估、遭受灾害、加固和改造等资料；

3  调查被检测既有木结构的缺陷、损伤、维修和加固等实际情况；

4  调查被检测既有木结构的使用环境、使用功能或荷载等实际情况。

4.1.4  检测项目应根据现场调查和资料调查情况确定，并应制定相应的检测方案。检测方案宜包括下列内容：

1  工程概况，包括设计依据、结构形式、建筑面积、总层数，设计、施工及监理单位，建造和改造时间等；

2  检测目的或委托方的检测要求；

3  检测依据，主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等；

4  检测项目、选用的检测方法和抽样数量；

5  检测人员和仪器设备情况；

6  检测工作进度计划；

7  所需要的配合工作；

8  检测中的安全措施。

[条文说明] 检测方案应根据检测目的、现状调查结果来确定。

4.1.5  检测方法和抽样方法的确定应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定。

4.1.6  当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应进行复测或补充检测。

[条文说明] 当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应进行复测或补充检测，复测或补充检测应有必要的说明。

4.1.7  检测所用的仪器、设备和量具应有产品合格证、计量检定或校准机构出具的在有效期内的检定或校准证书，并处于正常状态，仪器设备的精度和量程应满足检测项目的要求。

4.1.8  既有木结构的尺寸偏差、变形、防护性能、结构整体性能检测应按现行行业标准《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488的规定进行。

4.1.9  地基基础的检测应按现行国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021的规定进行。

4.1.10  围护结构的检测应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定进行。

- 4.2  结构图的复核与测绘

4.2.1  当原有结构施工图存在时，应根据房屋的结构现状对原始结构图纸进行复核。当原有结构施工图不存在时，应根据房屋结构现状对房屋的结构图纸进行现场测绘。结构测绘图的内容应包括结构平面布置图、构件详图和节点详图等。

4.2.2  现场测绘的结构平面布置图上应标明结构构件的类别、编号及其相关关系，构件详图应标明构件的材料、形式和截面尺寸，节点详图应包含构件间的详细连接构造。

4.2.3  对确定的检测对象内构件的截面尺寸宜全数量测。对任一等截面构件宜取3个不同的截面进行量测，以3个截面量测结果的平均值作为构件的截面尺寸代表值。

4.2.4  螺栓节点可采用卷尺和游标卡尺量测其内部构造尺寸。当节点外包有装饰材料时，应去除装饰材料再进行检测。

- 4.3  木材力学性能检测

4.3.1  方木原木的木材强度等级判定方法可采用基于木材抗弯强度的推定方法。当树种鉴定结果在现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005规定的范围内且木材的原产地已知时，可采用树种鉴定结果推定木材的强度等级，并考虑木材的损伤状况对其强度等级进行折减。

4.3.2  木材抗弯强度的抽检应按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定进行，检测方法应按现行国家标准《木材抗弯强度试验方法》GB/T 1936.1的规定进行。

4.3.3  木材抗弯强度采用现场取样法进行检测时，应符合下列规定：

1  应从每栋既有木结构中同一树种的木构件中抽取3根取样，每根构件应在髓心外且受力较小的部位切取3个无瑕疵的弦向抗弯强度试件为一组。

2  木材试样应没有缺陷、损伤及木节。

4.3.4  基于木材抗弯强度判定木材强度等级时，应符合下列规定：

1  木材强度的代表值应取同一构件3个试样换算抗弯强度的平均值，木材强度等级的评定值应取3个构件代表值中的最小值；

2  木材强度等级的评定值应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4 木材抗弯强度检验标准

| 木材种类 | 针叶材 |  |  |  | 阔叶材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度等级 | TC11 | TC13 | TC15 | TC17 | TB11 | TB13 | TB15 | TB17 | TB20 |
| 最低强度（N/mm2） | 44 | 51 | 58 | 72 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |

4.3.5  基于现场取样法开展树种鉴定时，应符合下列规定：

1  取样部位应为木构件受力较小且无瑕疵的部位；

2  树种鉴定取样可采用边长不小于20 mm的立方体试块，或直径和长度均不小于25 mm的圆柱形芯样。

4.3.6  胶合木的强度等级应按《胶合木结构技术规范》GB/T 50708的规定进行确定。

4.3.7  现场取样结束后应及时对取样处采取可靠维修措施。

- 4.4  木构件缺陷检测

4.4.1  木构件缺陷检测应分为裂缝、腐朽、虫蛀等项目。

4.4.2  木构件外观缺陷检测应按现行国家标准《木结构施工质量验收规范》GB 50206的规定进行，宜对受检范围内构件外观缺陷进行全数检查。当不具备全数检查条件时，应注明未检查的构件或区域。

4.4.3  木构件裂缝深度可采用探针检测，裂缝宽度可采用裂缝显微镜或裂缝塞尺进行检测，裂缝长度可采用钢尺量测。

4.4.4  木构件的裂缝位于隐蔽或不利操作检查部位时，裂缝检测宜符合下列规定：

1  裂缝宽度和深度可采用钻入阻抗法或X射线数字成像法，按照现行行业标准《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488的规定进行；

2  采用X射线数字成像法检测裂缝深度时，射线透照方向宜与裂缝深度方向垂直；

3  X射线数字成像法检测时的防护要求应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871的有关规定。

4.4.5  木构件表面的腐朽可通过目测法进行检测，腐朽范围可采用尺规测量，深度可采用探针测量。

4.4.6  木构件的内部腐朽宜采用钻入阻抗法、钻孔内窥镜法、X射线数字成像法进行检测。

[条文说明] 钻孔内窥镜法可参考现行协会标准《装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程》T/CECS 683中关于内窥镜法的使用规定进行操作。

4.4.7  对接触地面或长期处于潮湿环境下的木构件的内部腐朽应全数检测。对单根构件检测应从柱底开始，在距柱底1000mm范围内，检测部位间隔宜取200mm；距柱底1000mm以上部位，检测部位间隔宜取500mm。每个部位至少从2个方向检测，直至检测到无腐朽为止。

4.4.8  对非接触地面的木构件，抽样数量不宜少于3个。当采用目视或经验判断疑似有腐朽的情况下，应从有腐朽的部位开始，向长度方向延伸，延伸间隔宜取为200mm。每个部位应至少从2个方向检测，直至检测到无腐朽为止。

[条文说明] 通过肉眼观察木构件表面腐朽程度和敲击声音可初步判断木构件是否存在腐朽。

4.4.9  木构件的虫蛀检测应包括虫蛀孔洞检测和木材虫害识别，并可按下列规定进行：

1 构件表面虫蛀孔洞可通过目测法进行检测；

2构件内部虫蛀孔洞可采用钻入阻抗法、钻孔内窥镜法、X射线数字成像法进行检测；

3若现场勘察发现蛀虫活体，可根据虫体对比分析结果确定虫害类型；

4 若现场勘察未发现蛀虫活体，可根据木构件损伤状态和蛀屑的显微镜观察结果确定虫害类型。

[条文说明] 木材虫害类型通常包括蠹虫类、木蜂类、天牛类和白蚁类虫害。不同类型虫害的蛀屑通常不同，因此可通过蛀屑的显微镜观察结果确定虫害类型。

- 4.5  螺栓节点损伤检测

4.5.1  螺栓节点的检查数量应为节点数量的10%，且不应少于10个。

4.5.2  螺栓节点损伤检测可分为节点区域木材损伤、螺杆损伤、钢板损伤等项目。

4.5.3  节点区域木材外观损伤可采用目测法进行检测，木材内部损伤可采用钻入阻抗法、钻孔内窥镜法、X射线数字成像法进行检测。

4.5.4  螺杆外观损伤可采用目测法进行检测，隐蔽或不利操作检查部位的螺杆损伤可采用钻孔内窥镜法、X射线数字成像法进行检测。

4.5.5  钢板外观损伤可采用目测法进行检测，隐蔽或不利操作检查部位的钢板损伤可采用钻孔内窥镜法、X射线数字成像法进行检测。

# 5  评估

- 5.1  一般规定

5.1.1  对下列情况，既有木结构应进行安全性评估：

1  大修前；

2  改造、改建或扩建前；

3  改变使用功能或使用环境前；

4  达到设计使用年限拟继续使用时；

5  遭受灾害或事故的影响；

6  结构、构件和连接、节点出现严重腐朽、损伤和过大变形或地基基础发生严重不均匀沉降；

7  其他需要掌握该既有木结构安全性水平时。

[条文说明] 参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144，并结合既有木结构在使用过程中出现的突出问题，规定了开展安全性评估较常见的情况。

5.1.2  既有木结构的安全性评估，应以现场检测结果为依据，按构件及连接节点、结构体系划分为两个层次，每一层次宜由高到低划分为四个安全性等级（表5.1.2）。评估应从构件及连接节点开始进行，并应按表5.1.2规定的评定原则逐层进行评定。当仅要求评估某层次的安全性时，评估工作可直接进行到该层次。

表 5.1.2 安全性评估的层次、等级划分及工作内容

| 层次 | 一 |  |  |  | 二 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层名 | 构件及连接节点 |  |  |  | 结构体系 |  |  |  |
| 安全等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | au | bu | cu | du | Au | Bu | Cu | Du |
| 评定原则 | 按承载力、构造、不适于承载的位移或变形、裂缝以及危险性腐朽和虫蛀评定单个构件等级 |  |  |  | 按结构体系中每一构件集和结构整体牢固性评定 |  |  |  |

[条文说明] 根据既有木结构的受力特点，并参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144的规定，结构体系的安全性评定从构件和结构体系两方面开展。为保证上部承重结构具有足够的整体牢固性，结构体系的安全性评估需考虑结构布置及构造、整体倾斜、局部倾斜和支撑构造的影响。

5.1.3  既有木结构的安全性评估应包括地基基础安全性评估和上部承重结构安全性评估。

5.1.4  地基基础的安全性评估应按现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292或《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144的规定进行。

5.1.5  结构体系的安全性评级可不考虑围护结构的影响，但若检测发现围护构件存在缺陷和损伤，应在评估报告列出，并应逐项进行修复加固。

5.1.6  既有木结构安全性评估的各层次及各安全等级的分级标准应按表5.1.6的规定采用。

表 5.1.6 既有木结构安全性评估的各层次分级标准

| 层次 | 评估对象 | 安全等级 |  | 分级标准 | 处理要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构件及连接节点 | 1 | au | 安全性符合本规程对au级的规定，具有足够的承载能力 | 不必采取措施 |  |
|  |  | 2 | bu | 安全性略低于本规程对au级的规定，尚不显著影响承载能力 | 可不采取措施 |  |
|  |  | 3 | cu | 安全性不符合本规程对au级的规定，显著影响承载能力 | 应采取措施 |  |
|  |  | 4 | du | 安全性不符合本规程对au级的规定，已严重影响承载能力 | 必须及时或立即采取措施 |  |
| 二 | 结构体系 | 1 | Au | 安全性符合本规程对Au级的规定，不影响整体承载 | 可能有个别一般构件应采取措施 |  |
|  |  | 2 | Bu | 安全性略低于本规程对Au级的规定，尚不影响整体承载 | 可能有极少数构件应采取措施 |  |
|  |  | 3 | Cu | 安全性不符合本规程对Au级的规定，显著影响整体承载 | 应采取措施，且可能有少数构件必须立即采取措施 |  |
|  |  | 4 | Du | 安全性不符合本规程对Au级的规定，严重影响整体承载 | 必须立即采取措施 |  |

- 5.2  构件安全性评估

5.2.1  构件及连接节点的安全性评估，应按照承载能力、构造、不适于承载的变形、裂缝、危险性腐朽和虫蛀等六个方面，分别评定每一受检构件和连接、节点的等级，并应取其中最低一级作为该构件和连接、节点的安全性等级。

[条文说明] 参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144的规定，给出了构件及连接节点的安全性评估原则。根据国内外常用的“最小值原则”确定构件的安全性等级。

5.2.2  当采用承载能力评定构件及连接节点的安全性等级时，应按现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005进行验算，且应按表5.2.2的规定，分别评定每一验算评估项目的等级，然后取其中最低等级作为该构件及连接节点承载能力的安全性等级。

表 5.2.2 采用承载能力评定构件及连接节点的安全性等级表

| 构件类别 | 安全性等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 主要构件和连接、节点 | R/(γ0S)≥1.0 | R/(γ0S)≥0.95 | R/(γ0S)≥0.90 | R/(γ0S)＜0.90 |
| 一般构件 | R/(γ0S)≥1.0 | R/(γ0S)≥0.90 | R/(γ0S)≥0.85 | R/(γ0S)＜0.85 |

注：R和S分别为结构构件的抗力和作用效应，按现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的要求确定；γ0为结构重要性系数。

5.2.3  当采用构造评定构件及连接节点的安全性等级时，应按表5.2.3的规定，分别评定每个评估项目的等级，并取其中最低等级作为该构件及连接节点的安全性等级。

表 5.2.3 采用构造评定构件及连接节点的安全性等级表

| 评估项目 | 安全性等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 构件构造 | 构件长细比或高跨比、截面高宽比等满足现行国家标准GB 50005的规定，构件无缺陷和损伤 | 构件长细比或高跨比、截面高宽比等满足现行国家标准GB 50005的规定，仅构件表面存在局部缺陷和损伤 | 构件长细比或高跨比、截面高宽比等不满足现行国家标准GB 50005的规定，仅构件表面存在缺陷和损伤 | 构件长细比或高跨比、截面高宽比等不满足现行国家标准GB 50005的规定，构件内部存在缺陷和损伤 |
| 螺栓节点构造 | 螺栓长细比、边距、间距、端距、螺孔间隙等满足现行国家标准GB 50005的规定，节点无缺陷和损伤 | 螺栓长细比、边距、间距、端距、螺孔间隙等满足现行国家标准GB 50005的规定，仅节点表面存在局部缺陷和损伤 | 螺栓长细比、边距、间距、端距、螺孔间隙等不满足现行国家标准GB 50005的规定（差距在10%以内），仅节点表面存在缺陷和损伤 | 螺栓长细比、边距、间距、端距、间隙等不满足现行国家标准GB 50005的规定（差距超过10%），节点内部存在缺陷和损伤 |
| 钉节点构造 | 钉长细比、边距、间距、端距等满足现行国家标准GB 50005的规定，节点无缺陷和损伤 | 钉长细比、边距、间距、端距等满足现行国家标准GB 50005的规定，仅节点表面存在局部缺陷和损伤 | 钉长细比、边距、间距、端距等不满足现行国家标准GB 50005的规定（差距在10%以内），仅节点表面存在缺陷和损伤 | 钉长细比、边距、间距、端距等不满足现行国家标准GB 50005的规定（差距超过10%），节点内部存在缺陷和损伤 |
| 齿连接构造 | 齿连接的构造满足现行国家标准GB 50005的规定，连接无缺陷和损伤 | 齿连接的构造满足现行国家标准GB 50005的规定，仅连接表面存在局部缺陷和损伤 | 齿连接的构造不满足现行国家标准GB 50005的规定（差距在10%以内），仅连接表面存在缺陷和损伤 | 齿连接的构造不满足现行国家标准GB 50005的规定（差距超过10%），连接内部存在缺陷和损伤 |

[条文说明] 原木方木结构和胶合木结构中连接、节点对结构的整体受力性能具有重要影响，结构破坏往往发生在连接、节点区域。连接、节点的构造要求对保证节点的延性具有重要影响。因此，本条针对连接、节点构造要求给出了具体规定。

5.2.4  当采用不适于承载的变形评定构件的安全性等级时，应按表5.2.4的规定进行评级，并取其中最低等级作为该构件及连接节点的安全性等级。

表 5.2.4 采用不适于承载的变形评定构件的安全性等级表

| 评估项目 |  | 安全性等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 挠度 | 屋架 |  |  |  |  |
|  | 梁 |  |  |  |  |
|  | 搁栅檩条 |  |  |  |  |
|  | 椽条 |  |  |  |  |
| 侧向弯曲变形 | 受压构件 |  |  |  |  |
|  | 梁 |  |  |  |  |

5.2.5  当采用斜纹理或斜裂纹的斜率评定构件的安全性等级时，应按表5.2.5的规定进行评级，并取其中最低等级作为该构件及连接节点的安全性等级。

表 5.2.5 采用斜纹理或斜裂纹的斜率评定构件的安全性等级表

| 构件类型 | 安全性等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 受拉构件及拉弯构件 |  |  |  |  |
| 受弯构件及偏压构件 |  |  |  |  |
| 受压构件 |  |  |  |  |

5.2.6  当采用构件表面危险性腐朽评定构件的安全性等级时，应按表5.2.6的规定进行评级，并取其中最低等级作为该构件及连接节点的安全性等级。当构件内部出现腐朽或虫蛀时，应直接判定其安全性等级为cu或du级。

表 5.2.6 采用构件表面危险性腐朽评定构件的安全性等级表

| 评估项目 | 安全性等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | au级 |  | bu级 |  | cu级 | du级 |
| 表面腐朽 | 无腐朽 |  |  |  |  |  |

注：为截面上的腐朽面积与原截面面积之比。

5.2.7  当胶合木构件有下列损坏之一时，应直接判定其安全性等级为cu或du级：

1  胶层开裂；

2  胶层的最小平均剪切强度不满足现行国家标准《胶合木结构技术规范》GB/T 50708的规定。

5.2.8  当螺栓节点有下列损坏之一时，应直接判定其安全性等级为cu或du级：

1  螺杆断裂或缺失；

2  螺栓和钢板已锈蚀。

3  连接件与被连接件的缝宽超过2mm；

4  梁柱接触面压陷超过3mm；

5  木材发生沿列螺栓连线的劈裂破坏；

6  螺孔周围木材受压屈服。

5.2.9  当钉节点有下列损坏之一时，应直接判定其安全性等级为cu或du级：

1  钉断裂或缺失；

2  钉从木构件中被拔出；

3  钉和钢板已锈蚀。

4  连接件与被连接件的缝宽超过2mm；

5  梁柱接触面压陷超过3mm；

6  钉周围木材受压屈服。

- 5.3  结构体系安全性评估

5.3.1  结构体系的安全性评估应根据其所含各种构件集的安全性等级和结构体系的整体牢固性进行评定。

5.3.2  当评定一种主要构件集的安全性等级时，应根据该种构件集内每一受检构件的评定结果，按表5.3.2的规定进行评级。

表 5.3.2 主要构件集安全性评估标准表

| 等级 |  | 多层建筑 | 单层建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Au | 该构件集内，不含cu级和du级； 可含bu级，但含量不应多于25% | 该构件集内，不含cu级和du级； 可含bu级，但含量不应多于30% |
| 2 | Bu | 该构件集内，不含du级； 可含cu级，但含量不应多于15% | 该构件集内，不含du级； 可含cu级，但含量不应多于20% |
| 3 | Cu | 该构件集内，可含cu级和du级； 但cu级含量不应多于40%；若仅含du级，其含量不应多于10%；若同时含有cu级和du级，cu级含量不应多于25%，du级含量不应多于3% | 该构件集内，可含cu级和du级； 但cu级含量不应多于40%；若仅含du级，其含量不应多于10%；若同时含有cu级和du级，cu级含量不应多于25%，du级含量不应多于3% |
| 4 | Du | 该构件集内，cu级或du级含量多于Cu级的规定数 | 该构件集内，cu级或du级含量多于Cu级的规定数 |

5.3.3  当评定一种次要构件集的安全性等级时，应按表5.3.3的规定进行评级。

表 5.3.3 次要构件集安全性评估标准表

| 等级 |  | 多层建筑 | 单层建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Au | 该构件集内，不含cu级和du级； 可含bu级，但含量不应多于30% | 该构件集内，不含cu级和du级； 可含bu级，但含量不应多于35% |
| 2 | Bu | 该构件集内，不含du级； 可含cu级，但含量不应多于20% | 该构件集内，不含du级； 可含cu级，但含量不应多于25% |
| 3 | Cu | 该构件集内，可含cu级和du级； 但cu级含量不应多于40%，du级含量不应多于10% | 该构件集内，可含cu级和du级； 但cu级含量不应多于50%，d级含量不应多于15% |
| 4 | Du | 该构件集内，cu级或du级含量多于Cu级的规定数 | 该构件集内，cu级或du级含量多于Cu级的规定数 |

5.3.4  当评定结构体系整体牢固性等级时，应按表5.3.4的规定，先评定其每一评估项目的等级，然后按下列规定确定该结构整体牢固性等级：

1  当五个评估项目均不低于Bu级时，按占多数的等级确定；

2  当仅一评估项目低于Bu级时，根据实际情况定为Bu级或Cu级；

3  当不止一个评估项目低于Bu级时，根据实际情况定为Cu级或Du级。

表 5.3.4 结构整体牢固性等级的评定标准

| 项次 | 评估项目 | Au级或Bu级 | Cu级或Du级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构布置及构造 | 结构布置合理，形成完整体系，传力路线明确或基本明确；结构、构件造型及连接方式正确或基本正确 | 结构布置不合理，存在薄弱环节，未形成完整体系；传力路径不明确，结构、构件选型及连接方式不当，或易受振动影响 |
| 2 | 整体倾斜 | 未发现有沿结构平面内外的倾斜；或仅有施工允许偏差范围内的倾斜 | 结构平面内倾斜值已大于结构顶点高度的1/200 |
| 3 | 局部倾斜 | 未发现柱头或柱脚间的相对位移；或仅有施工允许偏差范围内相对位移 | 柱头和柱脚的相对位移大于L0/100（L0为柱的无支撑长度） |
| 4 | 支撑构造 | 支撑构造完好或基本完好 | 支撑构造已出现损伤或松动 |
| 5 | 连接、节点 | 连接、节点现状完好或基本完好 | 螺栓和钉断裂、锈蚀；钢板锈蚀；连接、节点区域木材出现开裂、腐朽、虫蛀 |

注：评定结果取Au级或Bu级，根据其完好程度确定；取Cu级或Du级，根据实际严重情况确定。

5.4.5  结构体系的安全性等级应符合下列规定：

1  一般情况下，应按各主要构件集的评级结果，取其中最低一级作为结构体系的安全性等级。

2  当上部承重结构按上款评为Bu级，但若发现各主要构件集所含的Cu级构件（或其节点、连接域）处于下列情况之一时，宜将所评等级降为Cu级：

1）出现cu级构件交汇的节点；

2）不止一个cu级存在于人群密集场所或其他破坏后果严重的部位。

3  当上部承重结构按本条第1款评为Cu级，但若发现其主要构件集有下列情况之一时，宜将所评等级降为Du级：

1）底层柱集为Cu级；

2）底层有不止一个du级构件，或其他两相邻层同时出现du级构件。

4  当上部承重结构按本条第1款评为Au级或Bu级，而结构整体牢固性等级为Cu级，应将所评的上部承重结构安全性等级降为Cu级。若结构整体牢固性等级为Du级，应取上部承重结构安全性等级为Du级。

5  当上部承重结构按本条第1款评为Au级或Bu级，但若发现被评为Cu级或Du级的一般构件集不止一个，应将上部承重结构所评的安全性等级降为Cu级；若Cu级或Du级的一般构件集仅有一个，可将上部承重结构安全性等级定为Bu级。

# 6  维修加固

- 6.1  一般规定

6.1.1  既有木结构经检测评估确认需要维修加固时，应根据检测评估结果和委托方的要求进行整体结构、局部结构或构件的维修加固设计和施工。

[条文说明] 木结构是否需要加固，应经结构检测评估确认。本规程的第四章和第五章分别给出了既有木结构检测和评估的具体规定，可作为既有木结构加固设计的基本依据。

6.1.2  既有木结构的加固设计计算原则应符合下列规定：

1  加固设计应明确结构加固后的用途、使用环境和加固设计工作年限；

2  加固设计应采用以概率论为基础的极限状态设计法，并应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的相关规定；

3  加固设计的工作年限不宜低于30年；

4  加固后改变传力路线或结构质量增大时，应对相关结构、构件及建筑物基础进行验算；

5  加固后的既有木结构应进行抗震能力验算，并应符合现行国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021的相关规定。

6.1.3  对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的既有木结构，应在加固设计文件中提出相应的临时性安全措施。

6.1.4  既有木结构的维修加固施工应符合下列规定：

1  需要置换构件时，应先卸载后加固；

2  木梁加固使用支顶方式时，顶起的反拱值不应大于木梁的挠度限值；

3  应采取有效措施保证新增截面与原截面连接牢固，形成整体共同工作；

4  维修加固施工过程中发现原结构或相关工程隐蔽部位存在严重缺陷时，应会同设计单位采取有效处理措施。

6.1.3  地基基础的维修加固应按现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123的规定进行。

- 6.2  材料

6.2.1  维修加固用木材的主要力学性能不应低于原结构木材的力学性能。

6.2.2  维修加固用木材可采用方木、原木、规格材、胶合木等，其性能应符合下列规定：

1  方木、原木可选用目测分级材，应根据现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的相关规定，选择相应等级木材及材料性能指标。

2  规格材可选用目测分级规格材或机械应力分级规格材，应根据现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的相关规定，选择相应等级规格材及材料性能指标。

3  胶合木应根据现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的相关规定，选择相应等级胶合木及材料性能指标。

[条文说明] 维修加固用木材应符合现行国家标准的有关规定，设计验算时应按现行国家标准确定材料的设计值。

6.2.3  维修加固用木材的含水率应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005对结构材含水率的控制要求，与被加固木构件含水率的差异不宜大于5%。

[条文说明] 木材在含水率变化时会产生明显的干缩湿胀变形，如果加固材料与原结构材料含水率相差较大，在施工结束后，含水率变化可能会产生湿度应力，严重时会导致开裂或连接、节点失效。

6.2.4  加固用钢材和螺栓应根据原结构特点及维修加固方案进行选择，其性能指标应符合下列规定：

1  钢材的性能指标应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定；

2  普通螺栓的性能指标应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T 5782的规定。

6.2.5  维修加固用纤维复合材可采用碳纤维、芳纶纤维、玄武岩纤维和玻璃纤维复合材，其安全性能和使用要求应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

[条文说明] 本条参考现行国家标准《纤维增强复合材料工程应用技术》GB 50608给出了纤维复合材的类型。

6.2.6  维修加固用纤维复合材的抗拉强度设计值应根据现行国家标准《纤维增强复合材料工程应用技术》GB 50608确定。

6.2.7  维修加固用胶粘剂的安全性能和使用要求应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

- 6.3  构件维修加固

6.3.1  开展维修加固工作时，应符合下列规定：

1  应对木构件存在的腐朽、虫蛀、裂缝等损伤进行修复处理；

2  应根据木构件修复处理后的实际情况，再进行木构件的维修加固。

6.3.2  对木梁的腐朽进行处理时，应符合下列规定：

1  当木梁的腐朽采用粘贴木块处理时，应先将腐朽部分剔除干净，并经防腐处理后，再采用干燥木材按所需形状、尺寸和纹理方向粘贴修补整齐。粘贴木块时应采用耐水性胶粘剂进行粘接，并应用铁箍或螺栓进行紧固。

2  对木梁的腐朽进行处理后，当木梁需要更换时，宜选用与原木梁相同树种的干燥木材制作木梁。

6.3.3  当木梁的挠度超过规定的限值或发现存在断裂迹象时，可按下列方法进行处理：

1  在梁下面支顶立柱；

2  当条件允许时，采用粘贴钢板加固法和粘贴纤维复合材加固法处理；

3  更换木梁。

6.3.4  对木梁的裂缝进行处理时，应符合下列规定：

1  当圆木梁裂缝深度不大于直径的1/2，方木水平裂缝深度不大于宽度的1/2、或裂缝深度不大于高度的2/3时，可采用嵌补方法进行修复。

2  当裂缝宽度不大于3mm时，可采用腻子勾抹严实。

3  当裂缝宽度在3mm~15mm时，可采用木条涂抹耐水性胶粘剂嵌补。

4  当裂缝宽度大于15mm且小于直径或边长的1/5时，除用木条涂抹耐水性胶粘剂嵌补外，尚应用钢箍或宽度不小于100mm纤维布胶粘缠绕加固，其间距不宜大于700mm。

5  当裂缝深度超过第一款限值时，承载力满足使用要求，仍可采用嵌补方法进行修复；承载力不满足要求时，应按本规程第6.3.3条的规定进行处理。

6.3.5  用于木梁加固的纤维复合材的受力方式应设计为仅承受轴向拉力。

[条文说明] 根据纤维复合材的力学性能特点，并参考《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013，给出了纤维复合材的设计规定。

6.3.6  木梁加固时，其受拉面沿构件轴向连续粘贴的钢板或纤维复合材宜延伸至支座边缘，且应在加固材料端部和集中荷载作用点处设置U形钢板、环形钢板或纤维复合材进行锚固。U形或环形钢板应与轴向加固材料保持一致，其宽度不应小于木梁截面宽度。

6.3.7  木梁加固后正截面抗弯承载力提高不宜超过30%，不应超过50%。

[条文说明] 加固木梁的正截面抗弯承载力可根据平截面假定和应力分析进行计算。

6.3.8  对木柱的腐朽进行处理时，应符合下列规定：

1  当柱心完好、仅有表层腐朽，且剩余截面尚能满足受力要求时，可将腐朽部分剔除干净，并经防腐处理后，再采用干燥木材按所需形状、尺寸和纹理方向粘贴修补整齐。粘贴木块时应采用耐水性胶粘剂进行粘接。

2  当柱脚腐朽严重，但自柱底向上未超过柱高1/4时，可采用墩接柱脚的方法处理。

3  当木柱内部腐朽宜对木柱腐朽区域进行替换处理。

4  当木柱需要更换时，宜选用与原木柱相同树种的干燥木材制作木柱。

6.3.9  对木柱的裂缝进行处理时，应符合下列规定：

1  当其深度不超过柱径或该方向截面尺寸1/3时，可采用嵌补方法进行修复。

2  当裂缝宽度不大于3mm时，可采用腻子勾抹严实。

3  当裂缝宽度在3mm~30mm时，可采用木条涂抹耐水性胶粘剂嵌补。

4  当裂缝宽度大于30mm时，除用木条涂抹耐水性胶粘剂嵌补外，尚应在柱的开裂段内加钢箍或纤维复合箍2道~3道。当柱的开裂段长度大于1m时，宜根据实际情况增加箍的数量。

5  当裂缝产生的损伤十分严重时，应根据实际情况采取加固措施或更换木柱。

6  对柱的受力裂缝和继续开展的斜裂缝，应根据实际情况采取加固措施或更换木柱。

6.3.10  当柱抗压承载力不足时，可采用角部增设角钢法对其进行加固。当使用角钢进行加固时，应采取措施保证角钢与木构件的协同工作性能。

6.3.11  位于节点区域的梁端和柱端木材的裂缝可分别根据本规程第6.3.4条和第6.3.9条进行处理。当裂缝宽度大于3mm时，开裂区域应至少用钢箍或宽度不小于100mm纤维布胶粘缠绕加固。

[条文说明] 木材劈裂破坏是螺栓节点的主要破坏模式，所以该种裂缝的处理给出了明确要求。

6.3.12  位于节点区域的轻微锈蚀的螺栓和钢板宜进行除锈处理，严重锈蚀的螺栓和钢板应进行替换处理。

[条文说明] 本条根据不同锈蚀情况给出了螺栓和钢板不同的处理方法。

6.3.13  木屋架的维修加固可参考木梁的维修加固进行。

6.3.14  木支撑的维修加固可参考木柱的维修加固进行。

6.3.15  当木构件、楼盖和屋盖出现白蚁虫蛀时，应首先对其相邻的木构件进行防白蚁处理，然后对该构件、楼盖和屋盖进行更换处理。

- 6.4  结构体系维修加固

6.4.1  当确定结构的整体维修加固方案时，应根据结构类型，以及结构体系、抗震构造措施、抗震承载力和易倒易损构件等因素进行综合考虑后确定。

6.4.2  结构体系的加固设计可采用增强构件、置换构件、增加构件等加固方法。增设的柱间支撑应在结构平面及立面内均匀布置。

6.4.3  当结构整体抗震性能不足时，宜采用增设木支撑或钢支撑加固。当增设支撑前结构存在明显变形时，应首先进行纠偏。

6.4.4  增设的支撑布置形式可采用中心支撑（图6.4.4-1）、偏心支撑（图6.4.4-2）和斜隅支撑（图6.4.4-3），支撑的材料、截面尺寸和布置形式应按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行计算确定。

（a）对角式   （b）交叉式    （c）人字式   （d）K字式

图 6.4.4-1中心支撑

（a）单斜杆式  （b）门架式   （c）人字式  （d）V字式

图 6.4.4-2偏心支撑

图6.4.4-3 斜隅支撑

[条文说明] 本节包括整体结构的增设支撑加固和原支撑的损伤加固，支撑类型包括木支撑、普通钢支撑和屈曲约束支撑等。

# 7  检测评估报告编写要求

7.0.1  检测评估报告宜包括下列内容：

1  委托单位、建设单位、设计单位、施工单位及监理单位名称；

2  工程概况，包括工程名称、结构形式、规模、施工日期、历史情况及现状、历次维修改造情况等；

3  检测原因、检测目的以及检测情况概述；

4  检测项目、检测方法及依据、检测技术要求、检测抽样方案及数量；

5  检测数据分析和汇总结果；

6  评估的目的、范围和内容；

7  检查、分析、验算、评估的结果；

8  结论与建议；

9  附件；

10 现场检测日期、报告完成日期；

11 项目负责人、审核人和批准人的签名；

12 检测评估机构的有效印章。

[条文说明] 为了使检测评估报告表达清楚和规范，检测评估报告应做到结论准确、用词规范、文字简练，对于当事方容易混淆的术语和概念可书面予以解释。

7.0.2  检测评估报告可对所检测项目作出是否符合设计文件要求或国家现行标准规定的结论。

7.0.3  检测评估报告中，应对被评为cu级、du级和Cu级、Du级评估项目的数量、所处位置及其处理建议作出说明。当既有木结构房屋的构造复杂或问题较多时，尚应绘制cu级、du级和Cu级、Du级评估项目的分布图。

7.0.4  检测评估报告中应说明对既有木结构体系及构件集所评估的等级，可作为技术管理或制定维修加固方案的依据，并说明应及时对其中所含的cu级、du级和Cu级、Du级评估项目采取措施。

本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 《木结构设计标准》GB 50005

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《钢结构设计标准》GB 50017

- 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

- 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

- 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《纤维增强复合材料工程应用技术》GB 50608

- 《胶合木结构技术规范》GB/T 50708

- 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728

- 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

- 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871

- 《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226

- 《装配式木结构建筑技术标准》GB/T 51233

- 《木材抗弯强度试验方法》GB/T 1936.1

- 《六角头螺栓》GB/T 5782

- 《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123

- 《危险房屋鉴定标准》JGJ 125

- 《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488