中国工程建设标准化协会团体标准

T/CECS ×××—202X

乡村厕所用大便器

Sanitary ware for rural toilets

（征求意见稿）

（提交反馈意见时，请将有关专利连同支持性文件一并附上）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

目   次

1 范围..............................................................................1

2 规范性引用文件....................................................................1

3 术语和定义........................................................................1

4 材料................................. ............................................1

5 产品分类............................... ..........................................2

6 要求................................. ............................................2

7 试验方法..........................................................................5

8 检验规则..........................................................................7

9 标志、包装、运输和贮存............................................................7

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014给出的规则起草。

本本件按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2019〕22号）的要求制定。

本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理。

本文件负责起草单位：中国国检测试控股集团陕西有限公司。

本文件参加起草单位：浙江省轻工业品质量检验研究院、台州市产品质量安全检测研究院、中国国检测试控股集团股份有限公司、国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心、国家建筑材料工业陶瓷行业能耗测试中心、建筑材料工业卫生洁具质量监督检验中心、惠达卫浴股份有限公司、广东安彼科技有限公司、广东东姿卫浴科技有限公司。

本文件主要起草人：尹君、张帆、王开放、权锐、白虎斌、翁晓伟、黄金飞、章雪松、苏瑶炳、吴泽宇。

本文件审查人：   。

乡村厕所用大便器

- 范围

本标准规定了乡村厕所用大便器的术语和定义，产品分类和标记，通用技术要求，便器技术要求，试验方法，检验规则，标志和标识，安装使用说明书，包装、运输和贮存。

本标准适用于在我国乡村地区新建、改建和扩建厕所用各类大便器产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6952   卫生陶瓷

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768 声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 9195 建筑卫生陶瓷分类及术语

GB 20810 卫生纸(含卫生纸原纸)

GB/T 23131 电子坐便器

GB/T 23448 卫生洁具软管

GB 26730-2011 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架

GB/T 26750 卫生洁具便器用压力冲水装置

JC/T 694 卫生陶瓷包装

JC/T 764 坐便器坐圈和盖

JC/T 932 卫生洁具排水配件

JG/T 285 坐便洁身器

- 术语和定义

GB/T 6952和GB/T 9195界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

乡村厕所用大便器 sanitary ware for rural toilets

在乡村地区新建及改扩建厕所用的便器，主要指坐便器和蹲便器。

- 材料

乡村厕所用大便器产品可采用陶瓷或塑料制成。采用陶瓷材料时，应满足GB 6566-2010中A类装饰装修材料的要求。

- 产品分类

乡村厕所用大便器按材料可分为陶瓷质大便器和非陶瓷质大便器。按使用功能可分为蹲便器和坐便器。按用水量多少可分为节水型大便器、超节水型大便器和免水型大便器。

- 要求

  - 外观质量

    - 陶瓷便器

      - 釉面

所有裸露表面和智能坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖；釉面应与陶瓷坯体完全结合。下述部位除外：

a）除安装面（不包括炻陶质水箱）；

- b）便器：瓷质便器水箱背部和底部；瓷质水箱盖底部和后部；瓷质水箱的内部；

- c）其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件。

      - 外观缺陷

外观缺陷最大允许范围应符合表1规定。

- 外观缺陷最大允许范围

| 缺陷名称 | 单位 | 洗净面 | 可见面 | 其它区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开裂、坯裂 | ㎜ | 不允许 |  | 不影响使用的允许修补 |
| 釉裂、棕眼 | ㎜ | 不允许 |  | 允许有不影响使用的缺陷 |
| 大釉泡、色斑、坑包 | 个 | 不允许 |  |  |
| 针孔 | 个 | 总数2 | 1；总数5 |  |
| 中釉泡、花斑 | 个 | 总数2 | 1；总数6 |  |
| 小釉泡、斑点 | 个 | 1；总数2 | 2；总数8 |  |
| 波纹 | ㎜2 | ≤2600 |  |  |
| 缩釉、缺釉 | ㎜2 | 不允许 |  |  |
| 磕碰 | ㎜2 | 不允许 |  | 20㎜2以下2个 |
| 釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面 | — | 不允许 |  | —— |
| - 注1：数字前无文字或符号时，表示一个标准面允许的缺陷数。 - 注2：0.5㎜以下的不密集针孔可不计。 |  |  |  |  |

      - 色差

同一件产品或配套产品之间应无明显色差。

    - 非陶瓷便器

      - 表面缺陷

安装后可见面应光滑平整，无划痕、开裂、裂纹、磕碰，不允许有波纹、落脏、麻面、气泡、杂质等明显缺陷。

      - 色差

一件产品或配套产品之间应无明显色差。

      - 光泽

- 一件产品或配套产品之间应无明显光泽差异。

  - 最大允许变形量

便器的最大允许变形量应符合表2的规定。

- 最大允许变形

单位为毫米

| 产品名称 | 安装面 | 表面 | 整体 | 边缘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便器 | 3 | 4 | 6 | —— |
| - 形状为圆形或艺术造型的产品，边缘变形不作要求。 |  |  |  |  |

  - 尺寸

便器尺寸其允许偏差应符合表3的规定。

- 便器尺寸允许偏差

单位为毫米

| 尺寸类型 | 尺寸范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | —— | 规格尺寸×（±3%） |
| 孔眼直径 | Φ≤30 30＜Φ≤80 Φ＞80 | ±2 ±3 ±5 |
| 孔眼圆度 | Φ≤70 70＜Φ≤100 Φ＞100 | 2 4 5 |
| 孔眼中心距 | ≤100 ＞100 | ±3 规格尺寸×（±3%） |
| 孔眼距产品中心线偏移 | ≤100 ＞100 | 3 规格尺寸×3% |
| 孔眼距边 | ≤300 ＞300 | ±9 规格尺寸×（±3%） |
| 安装孔平面度 | —— | 2 |
| 便器排污口安装距 | —— | 0 -30 |

  - 厚度

陶瓷便器任何部位的坯体厚度应不小于6㎜（不包括为防止烧成变形外加的支承坯体）。

非陶瓷便器任何部位的厚度应不小于2mm。

  - 便器排污口尺寸

    - 安装距

便器排污口安装距应为305 ㎜，有需要时可为200㎜或400㎜。

    - 排污口尺寸

便器排污口外径应不大于100；

虹吸式便器排污口周围应具备直径不小于185㎜的安装空间，其它类型便器排污口周围应具备直径不小于150㎜的安装空间；

    - 排污孔最小通径

排污孔最小通径不小于50mm。

  - 吸水率

瓷质智能坐便器的吸水率E≤0.5%；

炻陶质智能坐便器的吸水率0.5%＜E≤15.0%。

人造石智能坐便器的吸水率E≤0.5%。

  - 单件质量

连体坐便器质量不宜超过40kg。

分体坐便器(不含水箱)质量不宜超过25 kg。

蹲便器质量不宜超过15 kg。

  - 抗裂性

便器经抗裂试验应无变形、无裂纹、无损坏。。

  - 抗冻性

便器经抗冻试验应无变形、无裂纹、无损坏。

  - 耐荷重性

经耐荷重性测试后，应无变形、无任何可见结构破损。

  - 耐日用化学药品试验

非陶瓷类便器经耐日用化学药品试验后，表面应无明显损伤。轻度损坏用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响产品的使用性能，并易恢复至原状。

  - 耐燃烧性

非陶瓷类便器经耐燃烧性试验后，不得有明火燃烧或阴燃，任何形式的损坏不得影响产品的使用。

  - 巴氏硬度

亚克力智能坐便器巴氏硬度不应低于40。

人造石智能坐便器巴氏硬度不应低于35

  - 塑料耐热老化性能

经耐老化试验后，塑料件表面应无开裂、龟裂、明显变形等现象，且符合7.1的要求。

  - 配套要求

    - 所配套的软管应符合GB/T 23448的规定。

    - 所配套的坐圈和盖应满足JC/T 764的规定。

    - 必须配套简明的使用说明书，大号字体印刷在外包装和产品的明显处。

  - 便器用水量

    - 便器用水量应不超过4L。

  - 便器功能

    - 洗净功能

按规定进行墨线试验,每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于50㎜，且每一段残留墨线长度不大于13㎜。

    - 球排放

按规定进行球排放试验，三次试验平均数应不少于90个。

    - 颗粒排放功能

按规定进行颗粒排放试验，连续三次试验，智能坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒三次平均数不多于125个，可见尼龙球三次平均数不多于5个。

    - 混合介质排放功能

按规定进行混合介质排放功能试验，第一次冲出智能坐便器的混合介质（海绵条和纸球）应不少于22个，幼儿型智能坐便器第一次冲出数应不少于11个，如有残留介质，第二次应全部冲出。

    - 排水管道输送特性

按规定进行管道输送特性试验，球的平均传输距离应不小于12m。

    - 连接密封性

便器按生产厂的安装说明装配冲水装置和进水管后，应按规定进行试验，连接管路无渗漏。

- 试验方法

  - 外观质量

陶瓷便器外观质量按照GB6952规定的方法进行；非陶瓷便器外观质量按照JC/T2116规定的方法进行。

  - 最大允许变形

便器最大允许变形按照GB6952规定的方法进行。

  - 尺寸

便器尺寸按照GB6952规定的方法进行。

  - 厚度

便器厚度按照GB6952规定的方法进行。

  - 便器排污口尺寸

便器排污口尺寸按照GB6952规定的方法进行。

  - 吸水率

便器吸水率按照GB6952规定的方法进行；非陶瓷便器吸水率按照JC/T2116规定的方法进行。

  - 抗裂性

便器抗裂性按照GB6952规定的方法进行。

将便器产品置于-20℃的低温箱中保持24h，取出在常温下静置24h后，检查产品外表面是否有开裂、严重变形。

  - 耐荷重性

便器耐荷重性按照GB6952规定的方法进行；非陶瓷便器耐荷重性按照JC/T2116规定的方法进行。

  - 耐日用化学药品试验

非陶瓷便器耐日用化学药品试验按照JC/T2116的规定进行。

  - 耐燃烧性

非陶瓷便器耐燃烧性试验按照JC/T2116规定的方法进行。

  - 巴氏硬度

非陶瓷便器巴氏硬度按照JC/T2116规定的方法进行。

  - 塑料耐热老化性能

将便器中塑料部件，在70℃的恒温箱中连续放置168h（可分拆的产品可拆开），取出在常温下静置冷却后，检查产品外表面是否有塑料件开裂、严重变形。

  - 配套要求

所配套的外部水管按GB/T 23448规定的方法进行；所配套的坐圈和盖按JC/T 764-2008规定的方法进行。

  - 排污孔最小通径

用精度为0.1mm的游标卡尺测量排污口内径，测量三次，取最小值。

  - 便器用水量

便器用水量按照GB6952规定的方法进行。

  - 便器功能

便器功能按照GB6952规定的方法进行。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括第6章中6.1、6.2、6.3、6.4和6.5条的全部项目。

    - 型式检验

型式检验项目包括第4章、第6章规定的全部要求。在下列情况下进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 正常生产条件下每年至少进行一次；

- 产品主要原材料、配比或生产工艺有重大变更；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 停产6个月以上恢复生产时。

  - 组批

以同一类型100件为一批，不足100件亦为一批。

  - 抽样

在每批产品中随机抽取两件样品，一件样品用于检验，另一件样品封存备用。

  - 判定规则

    - 单项判定

抽取的样品外观符合标准规定时，判该项合格。否则判该批产品不合格。

    - 综合判定

试验结果符合标准第5章、第6章规定的全部要求时，则判该批产品合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

产品外包装上应包括：

a）产品名称；

b）生产厂名、地址；

c）商标；

d）产品标记；

e）产品净质量；

f）生产日期和批号；

g）使用说明以及安全使用事项；

h）运输和贮存注意事项；

i）贮存期。

  - 包装

便器产品的包装应符合JC/T 694的规定。产品随行文件应包括产品出厂检验合格证、安装使用说明书、装箱清单、装配图等。

  - 运输和贮存

    - 运时应轻拿、轻放，严禁摔扔，以防破损。

    - 运输和存放时应有防雨措施，防止包装受潮；防止撞击。

    - 贮存

产品应按类别、品种、规格分别整齐堆放，在室外堆放时应有防雨设施。

_________________________________