ICS 91.×××

×××

T/CECS x000X—

绿色建材评价标准  钢筋连接用套筒

Assessment standard for green building materials –couplers for rebar splicing

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	2

4评价要求	3

5评价方法	7

附　录　A （规范性附录） 评价指标计算方法	9

# 前  言

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2020年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2020〕23号）的要求制定。

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：中国建筑科学研究院有限公司、中国工程机械工业协会钢筋及预应力机械分会、上海鼎锐钢筋工程技术有限公司、河北易达钢筋连接技术有限公司、北京五隆兴科技发展有限公司、北京思达建茂科技发展有限公司、深圳固力士建材有限公司、青岛森林金属制品有限公司、聊城市金誉源金属制品有限公司、陕西五鼎建筑机械有限公司、廊坊预则立建筑材料科技有限公司、常州市天展钢管有限公司、山东聊城金峰金属制品有限公司、洛阳市建筑工程质量监督站、中建二局洛阳机械有限公司、重庆二航钢筋连接工程有限责任公司、济源场道智能装备有限公司、河南永益同丰智能科技有限公司、河南信奥兴机械有限公司、陕西金利达建筑工程有限公司、国建研硕（北京）科技有限公司。

本标准主要起草人：

绿色建材评价标准  钢筋连接用套筒

# 1范围

本标准规定了钢筋连接用套筒绿色建材评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于钢筋机械连接套筒、灌浆套筒及其连接件的绿色建材评价。

# 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13456 钢铁工业水污染物排放标准

GB 13014 钢筋混凝土用余热处理钢筋

GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 21342 焦炭单位产品能源消耗限额

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 27065 合格评定产品、过程和服务认证机构要求

GB/T 27067 合格评定产品认证基础和产品认证方案指南

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33761 绿色产品评价通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JGJ 107 钢筋机械连接技术规程

JGJ 355 钢筋套筒灌浆连接应用技术规程

JG/T 163 钢筋机械连接用套筒

JG/T 398 钢筋连接用灌浆套筒

T/CECS 10115 钢筋机械连接接头认证通用技术要求

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材 green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.3

钢筋连接用套筒 couplers for rebar splicing

可传递钢筋轴向拉力或压力的钢套管，主要包括钢筋机械连接套筒和钢筋连接用灌浆套筒。

前半句引自JGJ 107-2016中定义2.1.4

- 3.4

钢筋机械连接 rebar mechanical splicing

通过钢筋与连接件或其他介入材料的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用，将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。

JGJ 107-2016中定义2.1.1

- 3.5

钢筋连接用灌浆套筒 grout sleeve for rebar splicing

采用铸造工艺或机械加工工艺制造，用于钢筋套筒灌浆连接的金属套筒，简称灌浆套筒。灌浆套筒可分为全灌浆套筒和半灌浆套筒。

JGJ 355-2015中定义2.0.2

- 3.6

接头 splice

钢筋机械连接全套装置，钢筋机械连接接头的简称。

JGJ 107-2016中定义2.1.2

- 3.7

连接件 connectors of mechanical splicing

连接钢筋用的各部件，包括套筒和其他组件。

JGJ 107-2016中定义2.1.3

- 3.8

钢筋套筒灌浆接头 grout sleeve splices of rebars

用灌浆料充填在钢筋与灌浆套筒间隙，经硬化后形成的接头，简称灌浆接头。

DB11/T 1470-2017中定义2.1.4

- 3.9

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.10

碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

# 4评价要求

- 4.1  基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定，生产企业噪声排放应符合GB 12348的规定，生产企业污水排放应符合GB 8978的规定，危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001建立并运行质量管理体系。

- 4.1.6  生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  钢筋连接机械套筒、灌浆套筒及连接件基本性能应满足JGJ 107、JGJ 355、JG/T 163、JG/T 398等现行行业标准的要求，钢筋接头连接件宜满足T/CECS10115-2021的要求。

4.1.8  钢筋机械连接套筒、灌浆套筒及连接件产品应具备详细、可行的应用技术文件。

- 4.1.9  生产企业还应符合表1的规定。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | 至少符合1项 | 至少符合2项 | 至少符合3项 |
| 按照GB/T 45001建立并运行职业健康安全管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系 |  |  |  |
| 取得产品质量认证证书 |  |  |  |
| 提交产品的环境产品声明（EPD）或碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2  评价指标要求

钢筋连接用套筒评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。机械连接套筒评价指标要求见表2，灌浆套筒评价指标要求见表3，连接件评价指标要求见表4。

表2  机械连接套筒评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 原材料利用率 | 钢管 |  | % | ≥75 | ≥80 | ≥85 | 标准型套筒净重/套筒坯重 |
|  |  | 棒料 |  | % | ≥45 | ≥50 | ≥55 | 标准型套筒净重/套筒坯重 |
|  | 生产废料综合处置和利用率 |  |  | % | ≥90 | ≥95 | ≥99 | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品能耗 | 钢管 |  | kgce/t | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  | 棒料 |  | kgce/t | ≤60 | ≤50 | ≤40 |  |
| 环境属性 | 固体废物 | 单位产品使用废乳化液、废油量 |  | kg/t | ≤10 | ≤8 | ≤5 | （近1年来平均每生产1吨产品产生的废物量） |
|  | 噪声排放 |  |  | dB | ≥65 | ＜65 | ＜60 | 符合GB 12348及地方标准的规定 |
|  | 废气 排放 |  | 颗粒物 | mg/m3 | ≥25 | ＜25 | ＜20 | 符合GB 16297及地方标准的规定 |
|  |  |  | 苯系物 |  | ≥35 | ＜35 | ＜30 |  |
| 品质属性 | 产品质量合格率 |  |  | % | ≥97 | ≥98 | ≥99 | 不合格品与成品数量统计 |
|  | 主要原材料检测能力 |  |  | — | — | 第三方检测报告 | 有力学分析能力 | 提供报告或证明材料 |
|  | 外径允许偏差 （直螺纹、锥螺纹） |  | D≤50 | mm | -0.5，0 | ±0.5 | 0，+0.5 | 依据 JGJ 107、JG/T 163中规定的试验方法进行试验，并提供第三方检测报告 |
|  |  |  | D＞50 | mm | -0.8，0 | ±0.8 | 0，+0.8 |  |
|  | 外径允许偏差 （挤压套筒） |  | D≤50 | mm | (-0.5,0)D | ±0.5D | (0,+0.5）D |  |
|  |  |  | D＞50 | mm | (-0.01,0)D | ±0.01D | (0,+0.01）D |  |
|  | 长度允许偏差（直螺纹、锥螺纹） |  |  | mm | ±1 | ±0.8 | ±0.75 |  |
|  | 长度允许偏差（挤压套筒） |  |  | mm | ±2 | ±1.8 | ±1.5 |  |
|  | 产品质量具备可追溯性 |  |  | —— | 套筒外表面印刻标记 |  | 套筒标记与检测报告、合格证等记录相对应 | 证明材料 |

表3  灌浆套筒评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 评价准则 |  |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 原材料利用率 | 铸造套筒 |  | % | ≥90 | ≥95 |  | ≥98 | 标准型套筒净重/套筒坯重 |
|  |  | 机加工套筒 |  | % | ≥50 | ≥60 |  | ≥70 | 标准型套筒净重/套筒坯重 |
|  | 生产废料综合处置和利用率 |  |  | % | ≥90 | ≥95 |  | ≥99 | 附录A |
|  | 单位产品能耗 | 铸造套筒 |  | kgce /t | ≤350 | ≤300 |  | ≤250 |  |
|  |  | 机加工套筒 |  |  | ≤35 | ≤30 |  | ≤25 |  |
| 环境属性 | 铸造过程产生的废砂 （铸造套筒） |  |  | t/t | ≤1.2 | ≤1.15 |  | ≤1.1 | 生产1吨成品产生的废砂的重量 |
|  | 单位产品使用废乳化液、废油量 |  |  | kg/t | ≤10 | ≤8 |  | ≤5 | （近1年来平均每生产1吨产品产生的废物量） |
|  | 噪声排放 |  |  | dB | ≥65 | ＜65 |  | ＜60 | 符合GB 12348及地方标准的规定c |
|  | 废气 排放 |  | 颗粒物 | mg/m3 | ≥25 | ＜25 |  | ＜20 | 符合GB 16297及地方标准的规定c |
|  |  |  | 苯系物 |  | ≥35 | ＜35 |  | ＜30 |  |
| 品质属性 | 主要原材料检测能力 |  |  | - | - | 第三方检测报告 |  | 有力学试验分析能力 | 查看报告及设备证明 |
|  | 铸造套筒球化率 |  |  | % | ≥85 |  |  | ≥88 | 符合GB/T 1348的规定 |
|  | 长度偏差 | 铸造套筒 |  | mm | ±2.0 |  | ±1.8 | ±1.6 | 依据JGJ355、JG/T 398中规定的试验方法进行试验，并提供第三方检测报告 |
|  |  | 机加工套筒 |  | mm | ±1.0 |  | ±0.9 | ±0.8 |  |
|  | 最小内径偏差 | 铸造套筒 |  | mm | ±1.5 |  | ±1.4 | ±1.2 |  |
|  |  | 机加工套筒 |  | mm | ±1.0 |  | ±0.9 | ±0.8 |  |
|  | 剪力槽两侧凸台轴向宽度、径向高度允许偏差 |  |  | mm | ±1.0 |  | ±0.9 | ±0.8 |  |
|  | 产品质量具备可追溯性 |  |  | — | —— |  | 套筒表面有永久性标记 | 套筒标记与检测报告、合格证等记录相对应 | 证明材料 |

表4  连接件评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 原材料利用率 | 钢管 |  | % | ≥50 | ≥60 | ≥70 | 标准型连接件净重/连接件坯重 |
|  |  | 棒料 |  | % | ≥30 | ≥40 | ≥50 | 标准型连接件净重/连接件坯重 |
|  | 生产废料综合处置和利用率 |  |  | % | ≥90 | ≥95 | ≥99 | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品能耗 | 钢管 |  | kgce/t | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  | 棒料 |  | kgce/t | ≤60 | ≤50 | ≤40 |  |
| 环境属性 | 固体废物 | 单位产品使用废乳化液、废油量 |  | kg/t | ≤20 | ≤15 | ≤10 | （近1年来平均每生产1吨产品产生的废物量） |
|  | 噪声排放 |  |  | dB | ≥65 | ＜65 | ＜60 | 符合GB 12348及地方标准的规定 |
|  | 废气 排放 |  | 颗粒物 | mg/m3 | ≥25 | ＜25 | ＜20 | 符合GB 16297及地方标准的规定 |
|  |  |  | 苯系物 |  | ≥35 | ＜35 | ＜30 |  |
| 品质属性 | 产品质量合格率 |  |  | % | ≥97 | ≥98 | ≥99 | 不合格品与成品数量统计 |
|  | 主要原材料检测能力 |  |  | — | — | 第三方检测报告 | 有力学分析能力 | 提供报告或证明材料 |
|  | 连接钢筋间隙 |  |  | — | — |  | ≥设计值 | 并提供第三方检测报告 |
|  | 产品质量具备可追溯性 |  |  | —— | 产品外表面有永久性标记 |  | 产品标记与检测报告、合格证等记录相对应 | 证明材料 |

# 5评价方法

5.1  生产企业应按4.1和4.2的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、产品认证证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

5.2  采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

- （规范性附录）
评价指标计算方法

## A.1生产过程产生废料综合处置和利用率

生产过程中产生的生产废料综合处置和利用率，计算时原则上应以近12个月作为统计期计算生产过程废料综合处置和利用率。企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。按公式（A.1）计算：

Pj=MjMc×100%                              （A.1）

式中：

Mj ——评价期内综合处置和利用的废料量，单位为吨（t）；

Mc ——评价期生产产生的废料总量，单位为吨（t）；

Pj ——生产过程产生废料综合处置和利用率，单位为百分比（%）。