ICS 91.120.30

Q17

T

团体标准

T/CECS     —2023

泥浆干化稳定土

Dewatered mud stabilized soil

（征求意见稿）

2023 -  -   发布

2023 -  -  实施

中国工程建设标准化协会 发布

目   次

前言............................................................................................................................................................II

引言............................................................................................................................................................Ⅲ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类和标记	2

5  原材料和处置要求	2

6  要求	3

7  制备	4

8  试验方法	5

9  检测规则	6

10  标志、包装、运输和贮存	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2022年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2022〕13号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口。

本文件起草单位：绍兴市城投再生资源有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、绍兴市城市建设投资集团有限公司、绍兴市科技产业投资有限公司、华汇工程设计集团股份有限公司、......

本文件主要起草人：......

本文件主要审查人：

引 言

随着国家生态环保要求的提高，一方面矿山砂石料开采越来越少，传统的路基填料来源日益不足，另一方面建筑垃圾中废弃泥浆产生量日益巨大，传统的填埋或堆放方式需要占用大量土地资源。通过科学的方法将废弃泥浆进行必要的处置，将得到的泥浆干化稳定土应用于路基填筑等工程，可同时解决传统填料紧缺和废弃泥浆处置的问题。

泥浆干化稳定土为新型绿色建材，近年来在多地推广应用，并取得了良好的经济、社会、环境效益。目前，泥浆干化稳定土作为填料应用在各等级城市道路、公路的路基工程，以及建筑地基工程，取得了良好的使用性能。然而，该产品尚无国家标准、行业标准对其性能指标作出规定。为规范泥浆干化稳定土的生产并指导应用，制定本文件。

泥浆干化稳定土

- 范围

本文件规定了泥浆干化稳定土的术语和定义，分类和标记、原材料和处置要求、要求、制备、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于各等级城市道路、公路等路基，以及广场、建筑地基等基础填筑的材料。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB 6566  《建筑材料放射性核素限量》

GB 36600  土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准

GB/T 50123  土工试验方法标准

CJ/T 486  土壤固化外加剂

JC/T 479  建筑生石灰标准

JC/T 481  建筑消石灰

JGJ 63  混凝土用水标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工程泥浆  engineering mud

钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。

泥浆干化土  dewatered mud

弃置的工程泥浆通过调质、絮凝、离心、压滤等方式进行脱水处置后，转化成含水率稳定的，具有一定粒径的固态泥块。

固化剂  solidifier

能改善泥浆干化土工程性能的材料，包括无机结合料和其他土壤固化外加剂。

泥浆干化稳定土  dewatered mud stabilized soil

泥浆干化土通过添加固化剂，经改良后形成具有一定强度、稳定性的混合料，可以作为路基、地基等工程的填筑材料。

注：简称稳定土。

承载比（CBR）  California Bearing Ratio

表征路基填料抵抗局部荷载压入变形能力的一种强度指标，即标准击实试件在水中浸泡4昼夜后，在规定贯入量时所施加的单位压力与标准碎石在相同贯入量时所施加的单位压力之比值，以百分数表示。

- 分类和标记

  - 分类

按稳定土中主要固化剂的添加种类，分石灰稳定土、水泥稳定土、复合稳定土、其他稳定土四大类，每一大类按强度指标分为4、5、6、7、8、9、10等多个等级。

  - 标记

    - 标记方法

□ □ □—T/CECS 1xxxx-2023

强度指标

主固化剂英文首字母，石灰为L、水泥为C、石灰和水泥复合为LC、其他固化剂为OS

稳定土代号：MS

    - 标记示例

强度指标6.0>CBR≥5.0，以石灰为主固化剂的稳定土，产品标记为MSL5-T/CECS xxxx-2023。

- 原材料和处置要求

  - 原材料

    - 工程泥浆

所有进场的工程泥浆均应按其工程来源提供相应的环保检测报告，重金属检测指标应符合GB 36600的规定。

    - 石灰

5.1.2.1  采用石灰为主固化剂时，宜用I~III的新灰。生石灰应符合JC/T 479的规定；消石灰应符合JC/T 481的规定。

5.1.2.2  使用磨细生石灰，可不经消解，直接使用；块状石灰应在使用前2d~3d完成消解，未能消解的生石灰块应筛除，消解石灰的粒径不得大于10mm。

    - 水泥

采用水泥为主固化剂时，水泥应符合GB 175的规定。水泥可采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥，但应选择初凝时间大于3h、终凝时间宜大于6h的水泥；不应使用快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥。

    - 拌合用水

拌合用水应符合JGJ 63的规定。

  - 处置要求

工程泥浆经过调质、脱水后，形成的泥浆干化土应进行含水率、土体颗粒分析、塑性指数、有机质含量试验，检测方法应符合GB/T 50123的规定。其中含水率应在每天使用前测2个样品。土体颗粒分析、塑性指数、有机质含量每5000 m3检测应不少于一次，材料发生变化时或异常时，应增加检测频次。所检测指标应符合表1的规定。

表1  处置后的泥浆干化土性能指标

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 含水率（%） | 20~30 |
| 土体颗粒分析 | 粒径d≤15mm、且d＞10mm的土颗粒质量应小于土总质量的5% |
| 塑性指数 | 10~26 |
| 有机质含量（重量比）（%） | ≤8 |

- 要求

  - 物理指标

稳定土的物理指标应符合表2的规定。

- 表2  稳定土物理指标

| 项目 | 允许范围（%） |
| --- | --- |
| 含水率 | 稳定土应呈最佳含水率状态，允许偏差范围±2%。 |

  - 强度指标

稳定土强度指标以CBR值表征，应符合表3的规定。

表3  稳定土强度指标

| 强度等级 | CBR（%） |
| --- | --- |
| 4 | 5.0＞CBR≥4.0 |
| 5 | 6.0＞CBR≥5.0 |
| 6 | 7.0＞CBR≥6.0 |
| 7 | 8.0＞CBR≥7.0 |
| 8 | 9.0＞CBR≥8.0 |
| 9 | 10.0＞CBR≥9.0 |
| 10 | CBR≥10 |

  - 环保指标

稳定土中重金属含量应符合GB 36600的规定；放射性应符合GB 6566规定的C类装修装饰材料的要求。

- 制备

  - 原材料贮存

    - 各种原材料应按大类分仓贮存，并应有明显的标识。

    - 对存储较久或经过雨期的消解石灰应先经过试验，根据活性氧化物的含量决定能否使用和使用办法。

    - 水泥应防止受潮及污染，不应采用结块的水泥；水泥出厂超过3个月或受潮，应进行性能试验，合格后方可使用。

    - 外加剂应按品种和生产厂家分别标识和贮存；粉状外加剂应防止受潮结块，如有结块，应进行检验，合格后方可使用；液态外加剂应贮存在密闭容器内，并应防晒和防冻，如有沉淀等异常现象，应经检验合格后方可使用。

  - 配合比设计

    - 稳定土配合比的确定应进行配合比试验，可按下列步骤进行：

1  测定泥浆干化土的含水率及最佳含水率；

2  根据客户对产品的要求，确定固化剂种类、掺量及各材料用量；

3  进行稳定土试配，并测定含水率、塑性指数、强度指标；

4  调整和确定稳定土设计配合比。

    - 稳定土配合比应根据其填筑路基的最小强度要求及水文地质条件设计。其中，主固化剂为石灰的，可参照表4初步确定石灰掺入量。

表4  稳定土石灰掺量参考表

| CBR（%） | 稳定土掺石灰量参考表（%） |
| --- | --- |
| ≥4.0 | 4.0~5.0 |
| ≥5.0 | 5.0~6.0 |
| ≥6.0 | 6.0~7.0 |
| ≥7.0 | 6.5~7.5 |
| ≥8.0 | 7.0~8.0 |

    - 主固化剂为水泥的，可参照表5初步确定水泥掺入量。

表5  稳定土水泥掺量参考表

| CBR（%） | 稳定土掺水泥量参考表（%） |
| --- | --- |
| 4.0~8.0 | 2.0~3.0 |
| ≥8.0 | 3.0~4.0 |

    - 主固化剂为石灰和水泥复合的，石灰和水泥掺入量比建议为1：1，具体配合比建议根据试验确定。

  - 计量

    - 固体原材料应按质量进行计量，水和液体外加剂可按体积进行计量。

    - 原材料计量宜采用电子计量设备。计量设备应能连续计量，并应具有逐盘记录和储存计量结果（数据）的功能。计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定证书，并应定期校验。生产单位每月应至少自检一次；每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准。

    - 粉料输送及称量应在密闭状态下进行，并应有收尘装置。

    - 液体输送应通过管道进行。

  - 拌合

    - 应采用强制式拌合设备，拌合应均匀，出料无团块，干湿状态一致。

    - 料斗(仓)下料开口大小应合理，下料应连续均匀，不得出现堵塞现象。

    - 拌缸中稳定土如出现拌和不均匀，应及时查找原因，并采取相应的技术措施，如调减给料量、检修电机或调整电机转速、更换桨叶等。

- 试验方法

  - 含水率

含水率应按GB/T 50123的规定进行。

  - 塑性指数

塑性指数应按GB/T 50123的规定进行。

  - CBR值

CBR值应按GB/T 50123的规定进行。

  - 重金属

重金属含量应按GB 36600的规定进行。

  - 放射性

放射性指标应按GB 6566的规定进行。

- 检测规则

  - 检验项目

稳定土产品检验分出厂检验和型式检验。出厂检验为含水率、强度指标；型式检验为第6章所列全部项目。有下列情况之一时应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正常生产条件下，每年至少进行一次；

c）结构、材料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；

d）停产一年以上恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式试验结果有较大差异时。

  - 检验频次

正常情况下每5000m3产品为一批次，进行1次出厂检验；若该批次数量不足5000 m3，则以一批次计，材料发生变化或异常时，增加检验频次。

  - 判定规则

产品按第8章进行试验，试验结果若均符合本文件第6章的技术要求时，即判为合格；如检验结果中任何一项不符合要求时，则判定该批次产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

所有包装应在明显位置标注以下内容：执行标准、产品名称、型号、净含量、生产厂名和地址、贮存条件及有效期。散装时应提交与袋装标志相同内容的卡片。

  - 包装

产品包装采用散装以及用户与生产者双方协商的包装，散装运输主要为散装车运输，散装车应做好防尘、防水、防潮等措施。

  - 运输和贮存

    - 运输和贮存时，不同类别、规格的产品应分仓贮存，并应有明显的标识，不应混杂。避免日晒雨淋，保持阴凉干燥。

    - 生产前宜与用户协商交货时间，生产完毕后宜马上使用。产品属于不易贮存类，石灰类产品贮存期不宜超过4天，超过4天后，需重新进行出厂检验合格后，方可使用。水泥类产品应在不大于使用水泥的初凝时间内碾压完成。

    - 应采用防雨、防潮、防晒、防风的环境贮存稳定土，避免天气因素影响含水率。

    - 贮存场地应有防尘措施、必要时需配置收尘装置。

_________________________________