T/CECSxxx-202x

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

无机建筑涂料应用技术规程

Technical specification for application of inorganic architectural coatings

（征求意见稿）

XXX出版社

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

无机建筑涂料应用技术规程

Technical specification for application of inorganic architectural coatings

T/CECS xx-xxx

主编单位：海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司

福建永宏建设工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202x年xx月xx日

中 国 X X出 版 社

202X年  北  京

## 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发﹤2021年第二批协会标准制订、修订计划﹥的通知》（建标协字〔2021〕20号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。本规程共有7章和2个附录，主要内容包括总则、术语、基本规定、材料、设计及基层要求、施工、工程质量验收等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司（地址：福建省福州市鼓楼区西洪路528金牛山互联网产业园云座2九层，邮编：350000）

主 编 单 位：海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司

福建永宏建设工程有限公司

参 编 单 位：××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

主要起草人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

主要审查人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

目    录

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	3

4  材    料	4

4. 1  干粉无机建筑涂料	4

4. 2  液态无机建筑涂料	5

4. 3  配套材料	8

5  设计及基层要求	9

5. 1  一般规定	9

5. 2  构造设计	9

5. 3  基层要求	11

6  施    工	12

6. 1  一般规定	12

6. 2  施工准备	12

6. 3  涂料施工	13

7  工程质量验收	16

7. 1  一般规定	16

7. 2  主控项目	16

7. 3  一般项目	17

附录A  与无机建筑涂料配套的材料相容性试验方法	18

附录B  高分子有机物含量的试验方法	19

本规程用词说明	19

引用标准名录	19

条 文 说 明	19

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

4  Materials	4

4. 1  Dry powder inorganic architectural coating	4

4. 2  Liquid inorganic architectural coatings	5

4. 3  Supporting materials	8

5  Design and base requirements	9

5. 1  General requirements	9

5. 2  Structural design	9

5. 3  Substrate requirements	11

6  Construction	12

6. 1  General requirements	12

6. 2  Construction preparation	12

6. 3  Paint application	13

7  Acceptance of construction quality	16

7. 1  General requirements	16

7. 2  Master control items	16

7. 3  General items	17

Appendix A  Test method for compatibility of materials matched with inorganic architectural coatings	18

Appendix B  Test method for polymer organic content	19

Explanation of wording in this specification	19

List of quoted standards	19

Explanation of provisions	19

# 1  总    则

1. 0. 1  为规范无机建筑涂料的工程应用，提高工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1. 0. 2  本规程适用于新建、扩建及改建的建筑内外墙面上的无机建筑涂料的设计、施工及工程质量验收。

1. 0. 3  无机建筑涂料的应用，除应符合本规程外，尚尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术    语

2. 0. 1  干粉无机建筑涂料  dry powder inorganic architectural coating

以无机胶凝材料为主要粘结剂，与颜料、填料及添加剂配制而成的干粉涂料，现场施工时加水搅拌均匀，施涂后形成装饰涂层。

- 2. 0. 2  液态无机建筑涂料  liquid inorganic architectural coatings

以碱金属硅酸盐、硅溶胶等为主要粘结剂，加入颜料、填料及各种助剂配制而成的，施涂于建筑物内外墙表面的涂料。

2. 0. 3  高分子有机物含量  polymer organic content

液态无机涂料中在250℃~500℃间分解的高分子有机物成分占液态无机涂料重量的比例。

- 2. 0. 4  相容性  compatibility

无机建筑涂料与配套材料使用时，涂层不出现起泡、起皱、开裂、掉粉、脱落、明显变色等现象的性能。

- 2. 0. 5  基层  base course

无机建筑涂料饰面所依附的建筑墙体或屋面的构造层实体。

- 2. 0. 6  饰面层  finish coat

由腻子、底漆、无机建筑涂料组成的构造层。

# 3  基本规定

- 3. 0. 1  无机建筑涂料应按照使用要求和效果进行选用，并应兼顾环境要求。

3. 0. 2  无机建筑涂料应耐老化、耐沾污，应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏，且无机建筑涂料应具不燃性。

- 3. 0. 3  无机建筑涂料涂饰工程施工的安全技术、劳动保护、防火措施等必须按国家及行业现行有关规定执行。

- 3. 0. 4  采用无机建筑涂料的建筑物的设计应满足相应气候区的设计要求。

3. 0. 5  无机建筑涂料产品的性能参数应符合本规程规定的技术指标要求。

3. 0. 6  建筑内外墙用无机建筑涂料有害物质限量应满足《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582的有关规定。

# 4  材    料

## 4. 1  干粉无机建筑涂料

4. 1. 1  外墙干粉无机建筑涂料技术性能应满足表4.1.1的规定。

表4.1.1  外墙干粉无机建筑涂料技术性能要求

| ## 项目 |  | ## 性能要求 |  | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Ⅰ型 | ## Ⅱ型 |  |
| ## 施工性 |  | ## 分散均匀，滚涂无障碍 |  | ## JG/T 26 |
| ## 可操作时间 |  | ## 2 h滚涂无障碍 |  | ## —— |
| ## 涂膜外观 |  | ## 正常 |  | ## 目测 |
| ## 干燥时间（表干）/h |  | ## ≤2 |  | ## GB/T 1728 |
| ## 对比率（白色和浅色a） |  | ## ≥0.93 | ## ≥0.90 | ## GB/T 23981 |
| ## 柔韧性 |  | ## 直径50 mm，无裂纹 |  | ## GB/T 1748 |
| ## 耐水性（168 h） |  | ## 无异常 |  | ## GB/T 1733 |
| ## 耐碱性（168 h） |  | ## 无异常 |  | ## GB/T 9265 |
| ## 耐洗刷性/次 |  | ## ≥1000 | ## ≥500 | ## GB/T 9266 |
| ## 涂层耐温变性（5次） |  | ## 不剥落、不起泡、无裂纹、无明显变色 |  | ## GB/T 9779 |
| ## 耐沾污性（白色和浅色a）/% |  | ## ≤20 | ## ≤15 | ## GB/T 9780 |
| ## 燃烧性能 |  | ## A级 |  | ## GB 8624 |
| ## 耐人工气候老化性（白色和浅色a） | ## 老化外观/h | ## 500 |  | ## GB/T 1865 |
|  | ## 外观 | ## 不起泡、不剥落、无裂纹 |  |  |
|  | ## 粉化/级 | ## ≤1 |  |  |
|  | ## 变色/级 | ## ≤2 |  |  |
| a：浅色是指以白色涂料为主，添加适量颜料后配制的涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608规定，明度值为6~9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）； 注：Ⅰ型用于性能要求较高的建筑涂饰工程，Ⅱ型用于性能要求较低的建筑涂饰工程。 |  |  |  |  |

4.1.2  内墙干粉无机建筑涂料技术性能应满足表4.1.2的规定。

表4.1.2  内墙干粉无机建筑涂料技术性能要求

| ## 项目 | ## 性能要求 |  | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Ⅰ型 | ## Ⅱ型 |  |
| ## 施工性 | ## 分散均匀，滚涂无障碍 |  | ## JG/T 26 |
| ## 可操作时间 | ## 2 h滚涂无障碍 |  | ## —— |
| ## 涂膜外观 | ## 正常 |  | ## 目测 |
| ## 干燥时间（表干）/h | ## ≤2 |  | ## GB/T 1728 |
| ## 对比率（白色和浅色a） | ## ≥0.93 | ## ≥0.90 | ## GB/T 23981 |
| ## 柔韧性 | ## 直径100 mm，无裂纹 |  | ## GB/T 1748 |
| ## 耐碱性（48 h） | ## 无异常 |  | ## GB/T 9265 |
| ## 耐洗刷性/次 | ## ≥1000 | ## ≥500 | ## GB/T 9266 |
| ## 燃烧性能 | ## A级 |  | ## GB 8624 |
| ## a：浅色是指以白色涂料为主，添加适量颜料后配制的涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608规定，明度值为6~9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）； ## 注：Ⅰ型用于性能要求较高的建筑涂饰工程，Ⅱ型用于性能要求较低的建筑涂饰工程 |  |  |  |

4.1.3  内墙干粉无机建筑涂料有害物质限量要求应满足表4.1.3的规定。

表4.1.3  内墙干粉无机建筑涂料有害物质限量要求

| ## 项目 |  | ## 要求 | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 挥发性有机化合物含量（VOC）/（g/L） |  | ## ≤80 | ## GB/T 23986 |
| ## 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和/（mg/kg） |  | ## ≤50 | ## GB/T 23990 |
| ## 游离甲醛含量/(mg/kg) |  | ## ≤20 | ## GB/T 34683 |
| ## 可溶性重金属含量/(mg/kg) | ## 铅 Pb | ## ≤90 | ## GB/T 23991 |
|  | ## 镉 Cd | ## ≤75 |  |
|  | ## 铬 Cr | ## ≤60 |  |
|  | ## 汞 Hg | ## ≤60 |  |

## 4. 2  液态无机建筑涂料

4.2.1  外墙液态无机建筑涂料技术性能应满足表4.2.1的规定。

表4.2.1  外墙液态无机建筑涂料技术性能要求

| ## 项目 |  | ## 性能要求 |  |  | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Ⅰ型 | ## Ⅱ型 |  |  |
| ## 在容器中的状态 |  | ## 无硬块、搅拌后呈均匀状态 |  |  | ## 目测 |
| ## 施工性 |  | ## 涂刷二道无障碍 |  |  | ## JG/T 26 |
| ## PH值 | ## S | ## ≥10 |  |  | ## GB/T 11175 |
|  | ## R | ## ≥8 |  |  |  |
| ## 低温稳定性（3次循环） |  | ## 不变质 |  |  | ## GB/T 9268 |
| ## 热贮存稳定性（15 d） |  | ## 无结块、霉变、凝聚及组成物的变化 |  |  | ## —— |
| ## 涂膜外观 |  | ## 正常 |  |  | ## 目测 |
| ## 干燥时间（表干）/h |  | ## ≤2 |  |  | ## GB/T 1728 |
| ## 对比率（白色和浅色a） |  | ## ≥0.93 |  | ## ≥0.90 | ## GB/T 23981 |
| ## 耐洗刷性/次 |  | ## ≥5000 |  | ## ≥2000 | ## GB/T 9266 |
| ## 划格试验/级 |  | ## ≤2 |  |  | ## GB/T 9286 |
| ## 耐碱性b |  | ## 168h无异常 |  |  | ## GB/T 9265 |
| ## 耐水性b |  | ## 168h无异常 |  |  | ## GB/T 1733 |
| ## 耐温变性（3次）b |  | ## 无异常 |  |  | ## JG/T 25 |
| ## 耐沾污性 ## （白色和浅色a）/% | ## S | ## ≤20 |  |  | ## GB/T 9780 |
|  | ## R | ## ≤15 |  |  |  |
| ## 耐人工气候老化性b | ## S：800h | ## 不起泡、不剥落、无裂纹；粉化≤1级；变色（白色和浅色a）≤2级；变色（其他色）商定 |  |  | ## GB/T 1865 |
|  | ## R：500h |  |  |  |  |
| ## 水蒸气透过率/V [g/(m2.d) |  | ## ≥800 |  |  | ## JG/T 309 |
| ## 高分子有机物含量/% |  | ## ≤8 |  |  | ## 按附录B |
| ## 耐霉菌性 |  | ## 0级 |  |  | ## GB/T 1741 |
| ## 燃烧性能 |  | ## A级 |  |  | ## GB 8624 |
| a：浅色是指以白色涂料为主，添加适量颜料后配制的涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608规定，明度值为6~9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）；b：也可根据有关方商定测试与底漆配套后的性能；S：碱金属硅酸盐类；R：硅溶胶类； 注：Ⅰ型用于性能要求较高的建筑涂饰工程，Ⅱ型用于性能要求较低的建筑涂饰工程。 |  |  |  |  |  |

4.2.2  内墙液态无机建筑涂料技术性能应满足表4.2.2的规定。

表4.2.2  内墙液态无机建筑涂料技术性能要求

| ## 项目 |  | ## 性能要求 |  |  | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Ⅰ型 | ## Ⅱ型 |  |  |
| ## 在容器中的状态 |  | ## 无硬块、搅拌后呈均匀状态 |  |  | ## 目测 |
| ## 施工性 |  | ## 涂刷二道无障碍 |  |  | ## JG/T 26 |
| ## PH值 | ## S | ## ≥10 |  |  | ## GB/T 11175 |
|  | ## R | ## ≥8 |  |  |  |
| ## 低温稳定性（3次循环） |  | ## 不变质 |  |  | ## GB/T 9268 |
| ## 热贮存稳定性（15 d） |  | ## 无结块、霉变、凝聚及组成物的变化 |  |  | ## —— |
| ## 涂膜外观 |  | ## 正常 |  |  | ## 目测 |
| ## 干燥时间（表干）/h |  | ## ≤2 |  |  | ## GB/T 1728 |
| ## 对比率（白色和浅色a） |  | ## ≥0.95 |  | ## ≥0.93 | ## GB/T 23981 |
| ## 耐洗刷性/次 |  | ## ≥5000 |  | ## ≥2000 | ## GB/T 9266 |
| ## 划格试验/级 |  | ## ≤2 |  |  | ## GB/T 9286 |
| ## 耐碱性b |  | ## 24h无异常 |  |  | ## GB/T 9265 |
| ## 水蒸气透过率/V [g/(m2.d) |  | ## ≥800 |  |  | ## JG/T 309 |
| ## 高分子有机物含量/% |  | ## ≤5 |  |  | ## 按附录B |
| ## 耐霉菌性 |  | ## 0级 |  |  | ## GB/T 1741 |
| ## 燃烧性能 |  | ## A级 |  |  | ## GB 8624 |
| a：浅色是指以白色涂料为主，添加适量颜料后配制的涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608规定，明度值为6~9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）；b：也可根据有关方商定测试与底漆配套后的性能；S：碱金属硅酸盐类；R：硅溶胶类； 注：Ⅰ型用于性能要求较高的建筑涂饰工程，Ⅱ型用于性能要求较低的建筑涂饰工程。 |  |  |  |  |  |

4.2.3  内墙液态无机建筑涂料有害物质限量要求应满足表4.2.3的规定。

表4.2.3  内墙液态无机建筑涂料有害物质限量要求

| ## 项目 |  | ## 要求 | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 挥发性有机化合物含量（VOC）/（g/L） |  | ## ≤20 | ## GB/T 23986 |
| ## 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和/（mg/kg） |  | ## ≤50 | ## GB/T 23990 |
| ## 游离甲醛含量/(mg/kg) |  | ## ≤10 | ## GB/T 34683 |
| ## 可溶性重金属含量/(mg/kg) | ## 铅 Pb | ## ≤10 | ## GB/T 34683 |
|  | ## 镉 Cd |  | ## GB/T 23991 |
|  | ## 铬 Cr |  |  |
|  | ## 汞 Hg |  |  |

## 4. 3  配套材料

4. 3. 1  无机建筑涂料涂饰中配套使用的内墙用腻子应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 298的有关规定；外墙腻子应符合现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157的有关规定；

4. 3. 2  无机建筑涂料涂饰中使用的底漆应符合现行行业标准《建筑内外墙用底漆》JG/T 210的有关规定；

4. 3. 3  无机建筑涂料涂饰中配套使用的材料应与选用的无机建筑涂料相容，配套材料相容性技术应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3  配套材料相容性技术要求

| ## 涂层类型 | ## 项目 | ## 技术要求 | ## 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 复合涂层 ## （腻子+底漆+无机建筑涂料） | ## 耐水性（96h） | ## 无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色 | ## 本规程附录A |
|  | ## 耐冻融性（5次） |  |  |

# 5  设计及基层要求

## 5. 1  一般规定

5. 1. 1  无机建筑涂料涂饰工程的设计方案应根据工程技术要求、区域自然条件、建筑结构特点、使用寿命、维修管理等因素，选择适宜的无机涂料。

5. 1. 2  无机建筑涂料涂刷面积较大的墙面，应作墙面造型装饰性分格设计。

5. 1. 3  使用无机建筑涂料饰面的建筑外墙外保温系统，其性能要求及构造应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定。

## 5. 2  构造设计

- 5. 2. 1  非金属材料基层内外墙用无机建筑涂料的基本构造应包括基层、水泥砂浆找平层(或腻子层)、底漆层和无机涂料层（图5.2.1）。

图5.2.1  非金属材料基层内外墙用无机建筑涂料基本构造

1-基层；2-水泥砂浆找平层(或腻子层)；3-底漆层；4-无机涂料层

- 5. 2. 2  金属材料内外墙用无机建筑涂料的基本构造应包括基层、防锈漆层、底漆层和无机涂料层（图5.2.2）。

图5.2.2  金属材料内外墙用无机建筑涂料基本构造

1-基层；2-防锈漆层；3-底漆层；4-无机涂料层

- 5. 2. 3  非金属材料基层外墙内外保温系统采用无机建筑涂料的基本构造应包括基层、界面层、保温层、抗裂层、腻子层、底漆层及无机涂料层(图5.2.3)。

图5.2.3  非金属材料基层外墙内外保温系统用无机建筑涂料基本构造

1-基层；2-界面层；3-保温层；4-抗裂层；5-腻子层；6-底漆层及无机涂料层

5. 2. 4  无机建筑涂料使用在建筑外墙面时，宜结合建筑造型设置分格缝，并应采用下列构造措施防止雨水沾污墙面：

1  檐口、窗台、线脚等构造应设置滴水线(槽)；

2  女儿墙、阳台栏杆压顶的顶面应有指向内侧的泛水坡；

3  坡屋面檐口应超出外墙面。

5. 2. 5  应根据建筑物功能、外墙材质、构造、施工条件、周边建筑类型和色调等技术和社会因素，选择无机建筑涂料的色彩，并给予唯一性色号标识。

## 5. 3  基层要求

5. 3. 1  基层应符合下列规定:

1  基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无爆裂点和无附着力不良的旧涂层等。

2  基层应表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝深浅一致且横平坚直，抹灰质量的允许偏差应符合表5.3.1的要求，且表面平而不光。

表5.3.1  抹灰质量的允许偏差和检验方法

| ## 项目 | ## 允许偏差（mm） |  | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## 普通抹灰 | ## 高级抹灰 |  |
| ## 表面平整度 | ## 4 | ## 3 | ## 用2m靠尺和塞尺检查 |
| ## 立面垂直度 | ## 4 | ## 3 | ## 用2m垂直检测尺检查 |
| ## 阴阳角方正 | ## 4 | ## 3 | ## 用直角检查尺检查 |
| ## 分隔缝直线度 | ## 4 | ## 3 | ## 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

3  基层应清洁、表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等异物。

4  基层表面应无明水，基层含水率不得大于10%；

5  抹灰砂浆、外墙外保温系统基层养护期不少于14天，混凝土基层养护期不少于21天。

5. 3. 2  旧墙面需重新涂覆无机建筑涂料时，应对旧涂层起皮、剥落、粉化等部位进行铲除和清理，并用钢丝刷除残留的涂膜，将墙面清洗干净后再作修补。

5. 3. 3  无机建筑涂料施工前应对基层进行验收，合格后方可进行涂刷施工。

# 6  施    工

## 6. 1  一般规定

6.1.1  施工单位应按施工图及现行行业标准《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29中的有关规定组织无机建筑涂料施工。

6.1.2  无机建筑涂料涂饰施工外表面温度不官低于5℃月不宜高于35℃，且施工温度范围应符合产品说明书的要求。施工时，空气相对湿度不宜大于85%。当遇大雾、6级及以上风力、雨天时，应停止户外施工。

6.1.3  无机建筑涂料涂饰施工的安全防护、劳动保护措施等应按国家现行标准《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》GB6514、《涂装作业安全规程 安全管理通则》 GB7691及《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定执行。

6.1.4  无机建筑涂料施工过程中应做好半成品、成品的保护。

## 6. 2  施工准备

6.2.1  施工单位应根据工程情况、基层条件、设计选定样式、色彩、光泽、材料种类、涂饰遍数、单位用量、作业平台及涂装机械等编制涂饰工程施工方案。

6.2.2  无机建筑涂料所用的材料应有产品名称、执行标准、种类、颜色、生产日期、保质期、生产企业及厂址、使用说明和产品合格证，并应具有出厂检验报告、型式检验报告。

6.2.3  无机建筑涂料施工现场存放应符合下列规定：

1  干粉无机涂料贮存时不同类别、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，保持阴凉干燥。

2  液态无机涂料贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，冬季应采取适当防冻措施。

6.2.4  无机建筑涂料施工前应根据工艺要求配备涂饰机具及计量器具。

6.2.5  无机建筑涂料涂饰工程施工前应按工序要求做好“样板墙”，经各方确认颜色、质感效果、单位面积用量等合格后方可大面积施工。“样板墙”应保留到工程竣工。

6.2.6  无机建筑涂料施工前应对基层的表面缺陷、含水率、pH值等质量指标进行验收，并做好基层验收记录，满足要求后方可进行施工。

6.2.7  安全防护措施应符合下列要求：

1  施工前应检查脚手架、架板是否搭设牢固，确认安全可靠后方可开始操作；

2  禁止穿拖鞋、底面光滑的鞋及高跟鞋在脚手架上工作；

3  配备必要的安全帽、安全绳、防护眼镜、防护面罩等；

4  施工及照明电器必须按临时用电技术规范要求安装接线，严禁随意拉线、接线。

5  向所有现场施工作业人员进行安全教育。

## 6. 3  涂料施工

6.3.1  非金属材料基层内外墙无机建筑涂料施工应按图6.3.1基本顺序进行。

图6.3.1  非金属材料基层内外墙无机建筑涂料施工工序

注：根据需要，可增加施工工序。

6.3.2  金属材料基层内外墙无机建筑涂料施工应按图6.3.2基本顺序进行。

图6.3.2  金属材料基层内外墙无机建筑涂料施工工序

注：根据需要，可增加施工工序。

6.3.3  非金属材料基层外墙内外保温系统无机建筑涂料施工应按图6.3.3基本顺序进行。

图6.3.3  非金属材料基层外墙内外保温系统无机建筑涂料施工工序

注：根据需要，可增加施工工序。

6.3.4  非金属材料基层处理应符合下列规定：

1  基层有起壳、裂缝、缺棱掉角、凹凸不平、孔洞等应修补平整；

2  基层出现空鼓，应将空鼓部分凿除铲除并修补平整；

3  基层表面应清理干净并修补平整；

4  调节并调整基层的含水率、pH值及允许偏差；

5  旧墙面应在无机建筑涂料施工前清除疏松的旧涂层，并涂刷界面剂。

6.3.5  金属材料的基层表面应选用具有良好粘附性能的防锈漆进行防锈处理。

6.3.6  腻子施工应符合下列规定：

1  刮涂腻子应分层进行，刮涂层数宜为2～3道。每道腻子厚度不应大于2mm，腻子与基层间及腻子层间应粘结牢固。

2  两道腻子施工间隔时间应根据环境温湿度确定，且不宜小于24h。

3  每一道腻子打磨后应扫除粉尘，最后一道腻子应打磨至平整。

4  检查腻子层，局部进行修补处理。

6.3.7  底漆施工应符合下列规定：

1  底漆施工前，应检查腻子层，确认符合要求后方可进行基层封底；

2  底漆应严格按照产品使用说明书规定的稀释比例稀释，水性稀释剂宜采用洁净清水，稀释时应充分搅拌均匀；

3  施工时，宜采用滚筒或排笔蘸取底漆，施涂于墙上；

4  基层封底应先小面后大面，从上到下施工；底漆涂饰应确保无漏底、流挂；

5  工程进行中出现局部修补时，修补处应待墙体干燥后重上底漆，不应直接在漏刷底漆的位置涂刷无机建筑涂料。

6.3.8  无机建筑涂料施工应符合下列规定：

1  施涂底漆的干燥墙面除去浮尘后，可直接施涂无机建筑涂料；

2  面漆施工时应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件严格控制，应有专人按说明书负责调配，水性稀释剂宜采用洁净清水并充分搅拌均匀；

3  无机建筑涂料施涂作业应符合下列规定：

（1）施工前应对无机建筑涂料进行充分搅拌；

（2）采用传统的施工辊筒和毛刷进行涂饰时，每次蘸料后宜在匀料板上来回滚匀或在桶边舔料；涂饰时涂膜不应过厚或过薄，应充分盖底，不透虚影，表面应均匀；

（3）采用喷涂时应控制涂料黏度和喷枪的压力，保持涂层厚薄均匀，不漏底、不流坠、色泽均匀，确保涂层的厚度；

4  大面积涂饰时应由多人配合操作、流水作业，应顺同一方向涂饰，并处理好接槎部位；

5  外墙涂饰施工应由建筑物自上而下进行，材料的涂饰施工分段应以墙面分格缝、墙面阴阳角或落水管为分界线；

6  同一面墙体应施工同一批号的面漆，施工后应达到色泽一致、无流挂、不漏底、阴角处无积料；

7  涂料宜涂刷2遍，第一道实干后方可施工第二道。

6.3.9  无机建筑涂料施工黏度应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件进行控制。涂料宜使用同一批号涂料，并应按产品使用说明书调配，不应随意添加稀释剂或水。

6.3.10  施工过程中应采取措施做好成品保护，避免污染。

# 7  工程质量验收

## 7. 1  一般规定

7.1.1  无机建筑涂料工程验收时应提供下列文件和记录：

1  无机建筑涂料工程设计文件；

2  无机建筑涂料工程施工方案；

3  材料的产品合格证书、检测报告、进场验收记录及复验报告；

4  无机建筑涂料施工记录。

7.1.2  无机建筑涂料涂饰工程检验批应按下列规定划分：

1  外墙涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500～1000m2划分为一个检验批，不足500m2按一个检验批划分；

2  内墙涂饰工程每50间同类涂料涂饰的墙面划分为一个检验批，不足50间按一个检验批划分。

7.1.3  无机建筑涂料涂饰工程每个检验批的检查数量应符合下列规定：

1  外墙涂饰工程每100m2应至少检查一处，每处不得小于10m2‘

2  内墙涂饰工程每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

## 7. 2  主控项目

7.2.1  无机建筑涂料工程所用涂料及配套材料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证、检测报告和进场验收记录。

7.2.2  无机建筑涂料应进行进场复验，按本规程表4.1.1、表4.1.2和表4.2.1、表4.2.2相关项目进行复验。

检查方法：检查进场复验报告。

检查数量：按同一生产厂家、同一批号、同一品种、同一进场时间为一检验批，每批的抽查数量不少于3kg。

7.2.3  无机建筑涂料涂饰工程的颜色、质感应符合设计要求。

检验方法：观察。

7.2.4  无机建筑涂料的基层处理应符合设计和施工方案的要求。

检验方法：观察、手摸、核查隐蔽工程验收记录。

7.2.5   腻子层和底漆层构造应符合施工方案的要求。

检验方法：观察、核查隐蔽工程验收记录。

7.2.6  无机建筑涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

检验方法：观察，手摸检查。

## 7.3  一般项目

7.3.1  无机建筑涂料的涂刷质量和检验方法应符表7.3.1的规定。

表7.3.1  无机建筑涂料涂刷质量和检验方法

| 序号 | 项 目 | 涂刷质量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色差 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 观察 |
| 3 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼 刷纹通顺 | 观察 |
| 4 | 开裂 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 接槎处明显涂刷接痕 | 不允许 | 观察 |
| 6 | 流坠，疙瘩 | 允许少量轻微 | 观察 |
| 7 | 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：开裂是指涂料开裂，不包括因建筑结构开裂引起的涂料开裂。

7.3.2  无机建筑涂料涂层与其他装修材料和构件衔接处应吻合，界面应清晰。

检验方法：观察。

# 附录A  与无机建筑涂料配套的材料相容性试验方法

A.1  标准试验条件的试验温度应为(23±2)℃，相对湿度应为(50±5)%。

A.2  试验基材应为无石棉纤维水泥平板，并应符合下列规定:

1  应符合行业标准《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1-2006中NAF H V级的技术要求；

2  应按现行国家标准《色漆和清漆 标准试板》GB/T 9271中的有关规定进行表面处理；

- 3  尺寸规格应为150mm×70mm×(4～6)mm。

A.3  试板制备应符合下列规定：

- 1  试验样品及基材应在标准试验条件下放置至少24 h；

2  应按现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157、《建筑室内用腻子》JG/T 298的有关规定在试验基材上刮涂1mm厚的腻子，并应在标准试验条件下养护5h；

3  应按现行行业标准《建筑内外墙用底漆》JG/T 210的有关规定在腻子层上刷涂底漆，并应在标准试验条件下养护 6 h；

4  在底漆层上涂刷无机建筑涂料，干燥条件和养护期可商定，但仲裁检验时为1d；

- 5  漆膜表面应光滑平整，无明显气泡、裂纹等缺陷。

A.4  试验步骤应符合下列规定：

1  复合涂层的耐水性应按国家标准《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733的有关规定执行；

2  复合涂层的耐碱性应按《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》GB/T 9265的有关规定执行；

3  试验结束后，取出试板，用滤纸轻轻吸干附着板面上的水，在标准试验条件中放置 3h 后，观察表面状态。

4  当每个试验 3 块试板中有2块的试验结果符合本规程表4.3.3的规定时，应判为合格。

# 附录B  高分子有机物含量的试验方法

B.1  范围

本标准规定的建筑内外墙用液态无机涂料。不适用于含有与高分子有机物分解温度接近成分（如氢氧化铝等）的液态无机涂料。

B.2  原理

在规定的条件下加热使涂料中的高分子有机物分解，测出有机物分解质量损失占液态无机涂料重量的百分比。

B.3  试验仪器

1  试验仪器应符合下列规定：

- （1）热重分析仪，满足GB/T 27761的要求；

- （2）烘箱，温度能控制在（250±5）℃范围内；

- （3）马弗炉，温度能控制在（500±25）℃范围内；

- （4）坩埚，与试验物质不起化学作用的石英坩埚、陶瓷坩埚或铂坩埚。

B.4  试验步骤

B.4.1  热失重法

B.4.1.1  热失重法试验应按下列步骤进行：

（1）按GB/T 33047.1的规定进行热失重试验。采用氮气为吹扫气体。采用温度扫描模式，从室温升温至500℃以上使高分子有机物充分分解，升温速率10℃/min，样品重为10mg~100mg；

（2）按式（a）计算高分子有机物含量，数值以%表示。计算2次结果的平均值，报告其试验结果。

- m=m1-m2………………………………………（a）

式中：

m——高分子有机物含量，单位为%；

m1——样品500℃时的质量损失，单位为%；

m2——样品250℃时的质量损失，单位为%。

B.4.1.2 高分子有机物含量的热失重法为仲裁方法。

B.4.2  灰分法。

B.4.2.1  高分子有机物含量也可以用灰分法进行测试。

B.4.2.2  灰分法试验应按下列步骤进行：

（1）样品搅拌均匀后，按GB/T 1725的规定，测试样品的不挥发物含量。加热时间1h，温度250℃，试样量为（1±0.1）g；

（2）样品搅拌均匀后，按GB/T 9345.1-2008中方法A的规定，测试样品的灰分。煅烧时间为1h，煅烧温度500℃，试样量为（1±0.1）g。

（3）按式（b）计算高分子有机物含量，数值以%表示。

m=m3-m4...........................................................（b）

式中：

m——高分子有机物含量，单位为%；

m3——样品250℃，加热1h时的不挥发物含量，单位为%；

m4——样品500℃，煅烧1h时的灰分，单位为%。

# 本规程用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

1   《漆膜腻子膜干燥时间测定法》（GB/T 1728-1989）

2   《漆膜耐水性测定法》（GB/T 1733-1993）

3   《漆膜耐霉菌性测定法》（GB/T 1741）

4   《色漆和清漆涂层老化的评级方法》（GB/T 1766）

5   《漆膜颜色标准》（GB/T 3181-2008）

6   《涂料产品的取样》（GB/T 3186）

7   《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB 6514）

8   《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T 6682)

9   《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T 8170-2008)

10  《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）

11  《建筑涂料	 涂层耐碱性的测定》（GB/T 9265）

12  《建筑涂料	涂层耐洗刷性的测定》（GB/T 9266）

13  《色漆和清漆 标准试板》（GB/T 9271-1977）

14  《涂料试样状态调节和试验的温湿度》（GB/T 9278-1988）

15  《色漆和清漆 漆膜划格试验》(GB/T 9286）

16  《涂料产品包装标志》(GB/T 9750)

17  《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T 9755)

18  《合成树脂乳液内墙涂料》(GB/T 9756)

19  《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》(GB/T 9780-2013)

20  《漆膜颜色测量方法》(GB/T 11186.2)

21  《涂料产品包装通则》（GB/T 13491）

22  《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质量》（GB 18582-2008）

23  《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》（JG/T 24-2018）

24  《建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法》（JG/T 25）

25  《建筑内外墙用底漆》（JG/T 210-2007）

中国工程建设标准化协会标准

无机建筑涂料应用技术规程

T/CECS XXX-202x

# 条 文 说 明

制 定 说 明  《无机建筑涂料应用技术规程》制定过程中，编制组进行了深入的调查研究，总结了我国工程建设无机建筑涂料的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，认真总结理论和实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

为了便于广大技术和管理人员在使用本规程时，能够正确理解和执行条文规定，《无机建筑涂料应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目    录

1  总 则	25

2  术 语	26

3  基本规定	27

4  材 料	28

5  设计	29

6  施工	30

7  工程质量验收	31

# 1  总    则

1. 0. 1  无机涂料是指用无机物作为主要成膜物质的涂料产品，一般情况下在建筑涂料领域指的就是无机平面涂料、其效果与乳胶漆基本相同，可以使用色浆调制各种颜色。但相比之下无机涂料具有乳胶漆所不具备的不燃性，并且无机涂料具有更环保、防霉性能优异、保色性强等特点，现在在市场上对无机涂料的应用越来越多。

1 .0. 3  无机建筑涂料的应用涉及材料采购、建筑设计、工程施工和竣工验收等很多方面，因而规定除应符合本规程外，尚应符合现行国家、行业有关标准。

# 2  术    语

2. 0. 1   相对于水性乳液涂料而言，干粉无机涂料是粉状的，且以无机胶凝材料为主要粘结材料，是一种新型建筑涂料。在无机于粉建筑涂料中，可以适用的无机胶凝材料一般为水泥、石灰、石膏等，通过加水搅拌后经过一系列化学反应,能由浆体变成坚硬的固体，并胶结成薄质涂层。

2. 0. 2  液态无机涂料是以碱金属硅酸盐、硅溶胶等为主要粘结剂，加入颜料、填料及各种助剂配制而成的，施涂于建筑物内外墙表面的涂料。由于碱金属硅酸盐属于水溶性盐类，不能直接用来配置涂料，必须将其改性或加入相应的固化剂，使其所形成的涂层能满足耐水性、耐碱性、耐冻融性和耐久性的要求；硅溶胶是直径为0.01～0.02μm的微细二氧化硅的水性分散液体，易于渗透到多孔的基层材料中，随着水分子蒸发，单体硅酸聚合成局硅酸最后形成具有硅氧键的网状结构涂膜。

# 3  基本规定

3. 0. 5  无机建筑涂料在施工期间与使用期限内，应符合安全、健康、环保的原则。产品应经国家认可的法定测试机构检测合格。

# 4  材    料

## 4. 3  配套材料

4. 3. 3  对于钢筋混凝土、砌墙墙体、外墙外保温构造，复合涂层为腻子、底漆和无机建筑涂料；对于金属构造，复合涂层为底漆和无机建筑涂料。无机建筑涂料与配套材料之间的化学成分不同，当配套使用时，成分中物质可能会发生有害的物理和化学作用，导致涂层出现各种病态现象，因此本规程对无机建筑涂料与配套材料的相容性作了规定，在一定程度上解决了材料之间不匹配的问题。

# 5  设计及基层要求

## 5. 2  构造设计

5. 2. 4   为了保证涂层在规定的使用年限内能保持整洁避免污染，必须设计明确的檐口、窗台底部滴水线或滴水槽等构造措施；女儿墙及阳台压顶的粉刷面应有指向内侧的泛水坡度；对于坡屋面建筑物的檐口，应超出墙面，防止雨水沾污墙面。对于涂刷面积较大的墙面，应作墙面装饰性分格设计，具体分划构成及尺寸由设计给定。对出墙管道与设备（如空调室外机组、脱排机等）应作合理的建筑处理，以减轻对外墙饰面层的污染源。

5. 2. 5  无机建筑涂料品种和顔色必须由业主和设计者共同指定与认可。涂料色彩应与环境相适应，与周围建筑不宜有过大反差。凡需选用色卡编号之外的顔色，应由设计单位初步确定后，由涂料生产厂提供实涂色板，并经设计、施工单位和生产厂共同认可封样，据此验收上墙涂料。针对具体工程的使用年限要求，涂料厂家也可推荐适宜的涂料，共同确保使用质量。

## 5. 3  基层要求

5. 3. 1  是否牢固可以通过敲打和刻划检查，表面是否平整，可用2m直尺和楔形尺检查。阴阳角是否垂直，可用2m托线板和尺检查。阴阳角是否方正，可用200mm 方尺检查。立面是否垂直,可用质量检查尺检查。分格缝深浅一致和横平竖直，可用小线和量尺检查。是否清洁，可目测检查。基层含水率的要求参照现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB 50210，根据经验,抹灰基层养护14d~21d，混凝土基层养护21d~28d，一般能达到此要求。含水率可用砂浆表面水分测定仪测定，也可用塑料薄膜覆盖法粗略判断。酸碱度可用pH 试纸或pH试笔通过湿棉测定，也可直接测定。

5. 3. 2  旧墙面重新涂覆无机于粉建筑涂料时,对旧涂层的处理是影响涂层长期质量的关键，处理不好易引起开裂、空鼓等严重弊病。

5. 3. 3  由于基层是做好涂料工程的关键，故应在基层验收合格后才可正式进行施涂工艺。

# 6  施    工

## 6. 1  一般规定

6. 1. 2  下雨和潮湿环境对涂料的附着性、成膜性等会产生一定的影响。一般涂料适应的施工湿度为65%左右，如遇雨天、雾天或环境湿度大于85%时应及时停止施工，等待天晴，基层达到要求后方可施工。

6. 1. 3  建筑涂饰工程高空作业多，施工时安全、劳动保护等措施必须严格执行国家有关规定。

## 6. 2  施工准备

6. 2. 1  施工前做好施工方案对施工的实施过程展开非常重要。

6. 2. 5  涂饰工程主张样板先行，通过样板作业总结涂饰材料的施工技术，为大面积展开施工提供技术保障和质量参照标准。

## 6. 3  涂料施工

6. 3. 1~6. 3. 3  涂料施工应按本规程的基本要求进行施工，根据工程具体的要求，可增加各工序的施工次数。施工时，应综合基层的实际情况，涂料的品种、类型，以及对涂饰质量的要求等因素进行施工工序的确定。对于新建建筑的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆进行封闭处理，避免涂层出现泛碱现象。

6. 3. 4  基层起壳、空鼓等应铲除后再修补，棱角缺失、裂缝、凹凸不平及脚手架支撑点等处应进行修复，用水泥砂浆或聚合物砂浆修补，表面麻面、缝隙等用腻子填平补齐，修补处应按要求做好养护，使处理后的整体基层均匀，涂刷不致产生色差。应采用漂白剂等溶剂杀死霉菌，防止霉菌再次滋生，然后再用清水将基层漂洗晾干。

6. 3. 5  腻子找补应分遍进行，每遍均应充分干燥并打磨平整。外墙部位找补腻子应使用有耐水性能的腻子。

6. 3. 8  施工过程中应注意做好产品保护，避免造成不必要的浪费和污染，保证产品合格交付。

# 7  工程质量验收

## 7. 1  一般规定

7. 1. 1  涂层养护期满后进行质量验收。验收时应检查涂饰工程的施工图、设计说明、所用材料的产品合格证、检测报告及其他设计文件等。

7. 1. 2~7. 1. 3  检验批划分及检查数量依据内外墙涂饰工程验收规定执行。

## 7. 2  主控项目

7. 2. 3～7. 2. 4  饰面外观颜色是装饰工程的主要项目之一，必须符合设计要求和工程验收要求，应采用同一厂家、同一品种、规定颜色的产品，保证颜色均匀一致，无色差。