T/CECSxxx-202x

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

装配式蒸压加气混凝土砌块组合

一体化墙板应用技术规程

Technical specification for application of assembled

autoclaved aerated concrete blocks combined

integrated wall board

（征求意见稿）

（提交反馈意见时，请将有关专利连同支持性文件一并附上）

XXX出版社

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

装配式蒸压加气混凝土砌块组合

一体化墙板应用技术规程

Technical specification for application of assembled

autoclaved aerated concrete blocks combined

integrated wall board

T/CECS xxx－202x

主编单位：海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司

福建省城弘建设集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中 国 X X出 版 社

202X年  北  京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发﹤2021年第二批协会标准制订、修订计划﹥的通知》（建标协字〔2021〕20号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章和3个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、制作与养护、施工与安装、质量验收等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中，如有意见或建议，请反馈给海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司（地址：福建省福州市鼓楼区西洪路528金牛山互联网产业园云座2九层，邮编：350000）。

主 编 单 位：海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司

福建省城弘建设集团有限公司

参 编 单 位：××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

主要起草人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

主要审查人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  材料	4

4.1  一般规定	4

4.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板	4

4.3  其它配套材料	5

5  设  计	7

5.1  一般规定	7

5.2  建筑设计	8

5.3  节能设计	10

5.4  结构设计	10

6  制作与养护	13

6.1  一般规定	13

6.2  制作与养护	13

7  施工与安装	14

7.1  一般规定	14

7.2  施工准备	14

7.3  墙板安装	15

7.4  安全文明措施	16

8  质量验收	18

8.1  一般规定	18

8.2  主控项目	19

8.3  一般项目	20

附录A  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板隔声性能指标	22

附录B  外墙淋水试验方法	23

附录C  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板热工性能指标	24

本标准用词说明	26

引用标准名录	27

附：条文说明	29

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

4  Material	4

4.1  General requirements	4

4.2  Assembledautoclaved aerated concrete blocks combinedintegrated wall board	4

4.3  Other supporting materials	5

5  Design	7

5.1  General requirements	7

5.2  Architectural design	8

5.3  Energy saving design	10

5.4  Structural Design	10

6  Fabrication and maintenance	13

6.1  General requirements	13

6.2  Fabrication and maintenance	13

7  Construction and installation	14

7.1  General requirements	14

7.2  Construction preparation	14

7.3  Wall panel installation	15

7.4  Safety and civilized measures	16

8  Quality acceptance	18

8.1  General requirements	18

8.2  Master project	19

8.3  General project	20

Appendix A  Sound insulation performance index of wall panel	22

Appendix B  Test method for water spraying on exterior walls	23

Appendix C  Thermal performance index of wall panel	24

Explanation of wording	26

List of quoted standards	27

Addition：Explanation of provisions	29

1  总  则

1.0.1  为推进装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板在工业与民用建筑物中的规范应用，做到绿色施工、技术先进、经济合理、安全可靠、质量保障，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区的新建、改建、扩建的工业与民用建筑内隔墙和非承重外围护墙采用装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的设计、施工安装和质量验收。

1.0.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板在工程的设计、施工安装和质量验收等技术要求除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

- 2  术  语

2.0.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板  autoclaved aerated concrete blocks combined integrated wall board

将蒸压加气混凝土砌块按设计拆分尺寸，在工厂砌筑成型并对表面进行处理形成的一体化墙板。

2.0.2  专用界面剂  interface treating agent for autoclaved aerated concrete

用于改善蒸压加气混凝土制品表面性能，起到界面增强和过渡作用的无机或有机材料。

2.0.3  专用粘结剂  bond for autoclaved aerated concrete slabs

用于装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板拼装或粘结用的无机或有机材料。

2.0.4  锚栓  anchor

将被连接件锚固到基材上的锚固组件，分为尼龙锚栓、机械锚栓和胶粘型锚栓。

2.0.5  热惰性指标  index of thermal inertia

表征围护结构反抗温度波动和热流波动的无量纲指标。单一材料的热惰性指标等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。多层材料的围护结构的热惰性指标等于各种材料层热惰性指标之和。

- 3  基本规定

3.0.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的建筑设计、节能设计及结构设计应符合现行国家、行业及地方相关标准的规定，设计单位、施工单位及生产单位应结合工程实际，相互配合完成墙体设计深化工作。

3.0.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应根据用途、使用部位及荷载条件进行设计制作且应满足抗风、抗震和防水等使用要求。

3.0.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的装配率应按《装配式建筑评价标准》GB/T 51129的有关规定计算。

- 4  材料

## 4.1  一般规定

4.1.1  蒸压加气混凝土砌块应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968的规定，且应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 等标准的规定。

4.1.2  当工程设计文件中对装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板无要求时，宜补充技术要求并经专项研究论证后采用。

4.1.3  金属材质原材料及配套材料，应根据使用条件及装配式砌体墙设计使用年限进行防腐、防锈处理。

## 4.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板

4.2.1  除本规程外，蒸压加气混凝土砌块应符合现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T17的有关规定。

4.2.2  蒸压加气混凝土砌块强度等级不应低于A2.5，用于外墙时，不应低于A3.5。

4.2.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板安装时，其含水率不应大于30%。

4.2.4  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板常用规格尺寸应符合表4.2.2的规定。

表4.2.4  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板常用规格尺寸

| 高度L/mm | 宽度B/mm | 厚度D/mm |
| --- | --- | --- |
| 1000~6000 | 600、900、1200 | 100、150、200、250、300 |

注：如需要其它规格，可由供需双方协商确定。

4.2.5  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板外观质量、尺寸偏差及结构性能检验应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土板》GB15762、《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969的有关规定。

4.2.6  用于内隔墙时，装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板物理力学性能指标应符合表4.2.6的规定，其他性能应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土板》GB/T15762中隔墙板的有关规定。

表4.2.6  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板物理力学性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗冲击性能/次 | ≥5 | JG/T 169 |
| 吊挂力/N | ≥1000 |  |

4.2.7  用于非承重外围护墙时，装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板性能应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762中外墙板的有关规定。

4.2.8  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的抗冻性能指标应符合表4.2.8的要求。

表4.2.8  一体化墙板的抗冻性能指标

| 使用条件 | 抗冻指标 | 质量损失 | 强度损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用于内墙 | D25 | ≦5% | ≦25% |
| 用于外墙 | D35 |  |  |

注：1  抗冻性能试验方法按现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969执行；

2  D25、D35分别指冻融循环25次、35次。

4.2.9  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板燃烧性能和耐火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

4.2.10  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板隔声构造应按墙体设计厚度、板材构造方法和饰面材料的实际隔声量确定，隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，其隔声性能值应以实测数据为准，当无实测数据时，可按本标准附录A选用。

4.2.11  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板作非承重外围护墙使用时，应按附录B进行拼缝防水性能测试，1h背面无渗水。

4.2.12  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中建筑主体材料的要求。

## 4.3  其它配套材料

4.3.1  界面处理剂应符合现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T907中Ⅱ型的有关规定。

4.3.2  专用粘结剂应符合现行行业标准《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T890的有关规定。

4.3.3  耐碱玻纤网格布应符合现行国家标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T841的规定，单位面积质量应符合下列规定：

1  普通型耐碱玻璃纤维网布的单位面积质量不应小于160g/m2；

2  增强型耐碱玻璃纤维网布的单位面积质量不应小于270g/m2。

4.3.4  钢筋和金属连接件技术要求:

1  当装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应用于钢结构时，其用于安装、加强的钢材，应符合《钢结构设计规范》GB 50017和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591等标准的规定。

2  预埋件、连接件等金属连接件的材质、强度指标和防锈处理，应符合《钢结构设计规范》GB 50017的标准要求;所用碳素结构钢、合金结构钢、低合金高强度结构钢，应符合《碳素结构钢》GB/T 700、《合金结构钢》GB/T 3077、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591等标准的规定。

3  锚栓分为尼龙锚栓、机械锚栓和胶粘性锚栓，应根据不同工况选择相应锚栓，锚栓性能指标应符合《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17的规定。

4.3.5  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应使用配套的专用砂浆，砂浆性能应符合现行行业标准《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890的规定,且应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325等标准的规定。

4.3.6  墙板拼缝的封堵材料应符合标准《防火封堵材料》GB 23864和《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的规定。

4.3.7  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的抹灰宜采用专用砂浆薄层抹灰。

- 5  设  计

## 5.1  一般规定

5.1.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板设计时，应遵循系统化、标准化、模块化的装配式建筑设计理念，贯彻模数化、精细化的设计原则，运用信息化协调的设计方法，做到部品、部件生产工业化，使用应用装配化。装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应符合现行国家标准GB 50574《墙体材料应用统一技术规范》、GB/T 50002《建筑模数协调标准》的有关规定。

5.1.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板宜用于内隔墙，也可用于工业建筑非承重外围护墙，当用于民用建筑非承重外围墙时，应符合本标准要求，有专项设计要求时应进行专项设计。

5.1.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的设置应避免对主体结构的抗震性能产生不利影响，墙体变形缝设计应满足主体结构墙体的设缝要求，并应保证外墙系统的功能性，墙体不应跨越主体结构的变形缝。

5.1.4  在用装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板做填充墙的建筑中，填充墙的平面布置宜均匀，沿高度方向宜连续贯通。

5.1.5  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应合理分割设计，减少小块墙板的拼接，平面拆分设计应满足墙体制作和运输安装要求。

5.1.6  在下列情况下不得采用装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板：

1  地下室外墙；

2  长期浸水或长期受干湿循环交替部位；

3  受化学腐蚀的环境，如强酸强碱或高浓度二氧化碳环境；

4  墙体表面温度长期处于80℃以上的部位；

5  烟道、排气管道；

6  长期处于有振动源环境的墙体；

7  屋面女儿墙；

8  阳台栏板。

5.1.7  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板用于非承重外围护墙时，应进行墙板及其连接节点的承载力计算和墙板挠度计算；用于内隔墙且承受较大水平力作用时，宜进行墙板及其连接节点的承载力计算。

5.1.8  在持久设计状况下，装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板及其连接节点应满足承载能力极限状态的要求。

5.1.9  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板及其连接节点在设计时应考虑墙板及饰面自重、风荷载和地震作用以及主体结构变形对墙板的影响。

5.1.10  正常使用极限状态下，外墙板在风荷载标准组合作用下应进行挠度及抗裂验算，其挠度值不应大于支点距离的1/250。

5.1.11  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板设计应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068和现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等的规定。

5.1.12  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的计算指标应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的有关规定执行。

## 5.2  建筑设计

5.2.1  采用装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的建筑设计应符合下列要求：

1  建筑平面宜简洁、规整，墙体不宜呈弧形转折。体形凹凸转折不宜过多，立面不宜突变。当出现有转折时，转折处应作专项设计；

2  应按建筑结构构造特点选用合理尺寸安装，墙体按相关标准设置变形缝时，应做好墙面的盖缝处理；

3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应根据建筑物性质、地区气候条件和围护结构构造形式，合理地进行热工设计；墙体应满足建筑节能、抗震、抗风、隔声、防火、耐久等有关标准的要求；

4  预留孔洞、管线槽口以及门窗洞口、设备固定点及后锚固位置应作标注；

5  下水道管道应明管安装，不得嵌入墙体表面。

5.2.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与楼地面交接处，应使用专用格栅铺设砂浆找平。

5.2.3  宽度小于600mm的墙板不应设置于门窗洞口边。

5.2.4  卫生间、厨房以及经常受干湿交替作用的墙体根部，应设置防潮层做好防水措施。

5.2.5  墙体应采取防潮抗渗措施，且应符合以下规定：

1  外墙外表面应做防水抗渗处理；

2  墙体应做双面抹灰，外墙抹灰前应对灰缝欠饱满处用原浆填补勾缝；

3  外墙面采用不透气饰面时，应采取有效的排湿措施；

4  其他防水、防潮措施可按相关规定执行。

5.2.6  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体的防水设计应符合下列规定：

1  建筑高度50m以上的建筑应采用两道防水和构造防水相结合的处理措施。一体化装饰板采用开缝设计时，墙板内侧应设置防水层。

2  卫生间、厨房墙面应做防水处理。内墙根部应做配筋混凝土坎墙，坎墙高度不应小于150mm，坎墙混凝土强度等级不应低于C20。

5.2.7  严寒及寒冷地区采用装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应符合下列规定：

1  采用单一板材的建筑外墙面应采用透气性涂料饰面，涂料饰面应符合现行团体标准《砌体外墙防水透气性装饰涂料技术规程》T/CECS476的有关规定；

2  建筑应采取防止结露措施，建筑门窗边角、连接节点、穿墙管线等位置应采取防渗漏和隔热保温措施。

5.2.8  夏热冬冷及夏热冬暖地区建筑墙板应设置防湿隔层，内墙墙面宜采用透气性的装饰材料。

5.2.9  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与门、窗、附墙管道、管线支架、卫生设备等应连接牢固。当采用金属作为进入或穿过墙板的连接件时，应做防锈保护措施。

5.2.10  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板拼接处及墙板与其它材料结合处应采用密封材料密封。

5.2.11  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体不宜直接安装饰面石板或金属饰面板。当做石板饰面或金属板时，应采取另设置钢骨架，再将石板或金属板安装在钢骨架上。

5.2.12  当装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板用于内隔墙时，应符合下列要求：

1  应根据其使用部位采用单层或双层构造，采用双层构造时应错缝布置。

2  宜采用竖板安装，设计中宜采用600mm的宽度模数。隔墙采用竖板安装且端部尺寸不足一块一体化墙板宽度，需要补板时，补板宽度不应小于200mm。

3  不宜沿高度方向拼接安装。确需拼接安装时，接板不应超过一次。

5.2.13  当装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板用于非承重外围护墙时，应符合下列要求：

1  与主体结构、外门窗之间应有可靠的连接。

2  墙板间接缝以及墙板与主体结构接缝处应采取可靠的防水构造措施，墙体外侧应设置防水层。

3  沿高度方向不应采取接板安装。

## 5.3  节能设计

5.3.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应根据节能要求进行设计使用，不同建筑热工气候分区的导热系数和蓄热系数设计计算值可按本标准附录C选用。

5.3.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板节能设计应符合项目所属气候区及项目所在省市对居住建筑与公共建筑节能设计的规定，并应综合建筑装饰与设备节能对施工安装和维修的要求。

5.3.3  建筑墙体节能构造设计应满足建筑装饰、管线埋设及安装和维修的要求。

5.3.4  围护结构热工设计应符合以下规定：

1  外墙隔热性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定；

2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体传热系数和热惰性指标可按本标准附录C选用。

5.3.5  钢梁、钢柱及钢筋混凝土梁、柱、剪力墙等紧邻外墙部位需做好保温隔热措施，避免产生热桥。外墙的构造柱、连系梁、门窗洞口过梁及封闭阳台钢筋混凝土构件等热桥部位，应根据热工计算需要进行保温处理。

5.3.6  严寒及寒冷地区宜采用装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化外墙板与复合透气性无机保温装饰一体化板材的保温墙体。

5.3.7  外墙的保温隔热措施，应与屋顶、楼地板、门窗等构件连接部位的保温隔热措施保持构造上的连续性和可靠性。

## 5.4  结构设计

5.4.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与主体结构的连接构造应根据建筑使用功能、建筑立面、主体结构类型、墙板尺寸、墙板安装工艺合理选择，并具有适应结构在永久荷载、活荷载、风荷载、温度和地震作用下变形的能力。

5.4.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板有门窗洞口时，应对洞口采取可靠的加强措施，并对洞口处的承载力进行验算。

5.4.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体与主体结构的连接方式可采用柔性连接或刚性连接方式。采用柔性连接时，墙板墙体两端与钢筋混凝土墙、柱，墙体顶部与钢筋混凝土梁、板之间留出不小于20mm的胀缩缝，胀缩缝内应填充弹性材料。

5.4.4  当装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板通过辅助连接件安装在结构构件上时，连接件的设计强度应根据现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017进行计算，且不小于节点设计强度的承载能力。

5.4.5  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应与主体结构进行可靠连接并符合以下规定：

1  墙长超过5m时，应设置构造柱，柱截面不宜小于200mm×200mm。构造柱应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的有关规定；

2  墙体高度大于4m时，宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。梁高不应小于150mm，且不应小于跨度的1/15，梁宽不应小于120mm，且不应小于墙板厚度；

3  连接构造应满足传力、变形、耐久及防护要求。

5.4.6  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与主体结构连接界面处应沿缝两侧双面设置耐碱玻纤网布，耐碱玻纤网布宽度在接缝两侧延展宽度不应小于100mm。

5.4.7  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与主体结构连接应符合下列规定：

1 装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与顶板、底板 （或地面）、结构梁、结构柱或承重墙体应采用钢筋或连接件进行可靠连接；

2 与钢结构连接时，连接件应与钢柱、钢梁焊接；与混凝土结构连接时，连接件应与主体结构采用锚栓固定详图5.4.7；

3 装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与主体结构连接处应使用耐碱玻纤网格布压入聚合物水泥砂浆层加强。

- 与钢结构连接                      （b）  与混凝土结构连接

图5.4.7  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与主体结构连接示意图

1—钢柱；2—装饰层；3—装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板；4—连接件；

5—锚栓；6—耐碱玻纤网格布；7—砂浆层；8—混凝土柱（墙）

5.4.8  墙板悬挂重物应符合现行标准《砌体结构后锚固技术规程》T/CECS 479的有关规定。

5.4.9  在罕遇地震作用下，应保证墙板的整体稳定性及其与结构主体连接的可靠性。

- 6  制作与养护

## 6.1  一般规定

6.1.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的制作单位应具备相应的生产工艺设备，并应有配套的质量管理体系和试验检测手段。

6.1.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板制作前，应对一体化墙板的技术要求和质量标准进行技术交底，并应制定生产方案。生产方案应包括原材料检查验收、生产工艺、生产计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等内容。

6.1.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的制作宜采用机械化施工作业方式。

## 6.2  制作与养护

6.2.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的生产顺序应与现场安装计划相对应。

6.2.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板制作前，必须按平面拆分设计编绘平、立面排块图。排块时应以主规格砌块为主，辅以配套的辅助砌块，并应进行备料量计算和进场安排。

6.2.3  各种预留洞、预埋件、预埋管，应按设计要求设置，不应现场安装后剔槽。

6.2.4  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板制作完毕后，应及时放置在养护区养护。

6.2.5  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应在常温下养护，养护时间应不少于7d，养护期间宜用塑料膜覆盖。

6.2.6  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板养护时严禁起吊、移动、震动、敲击。

6.2.7  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板检查合格后，应在构件上设置表面标识，标识内容宜包括构件编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。

- 7  施工与安装

## 7.1  一般规定

7.1.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板施工除应符合本标准相关规定外，尚应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210、《砌体结构工程施工规范》GB50924等的规定。

7.1.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板、安装配套材料、配件均应有产品质量合格文件或验收报告，且满足设计要求。

7.1.3  应制定装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的运输与堆放方案，方案应包括运输时间、次序、堆放场地、运输线路、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。

7.1.4  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板在运输过程中应做好安全和成品防护,装卸与运输时应符合下列规定：

1  装卸构件时，应采取保证车体平衡的措施；

2  运输构件时，应采取防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施；

3  宜在构件边角部或链锁接触处设置保护衬垫；

4  装箱运输时，箱内四周宜采用木材或柔性垫片填实，支撑应牢固。

7.1.5  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的堆放、运输及施工过程中，应有可靠的防水措施，不应露天堆放。装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板堆放场地应坚实、平坦、干燥，不应直接接触地面堆放，不应平放，应使用方木当支垫。装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板堆放场地宜靠近施工现场。

7.1.6  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板安装前应进行拼装模拟，并根据安装结果及时调整施工工艺，完善施工方案，经各方确认后再全面实施。

7.1.7  装卸一体化墙板应采用专门机具。

7.1.8  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的施工及饰面处理应采用与加气混凝土相配套的专用材料。

## 7.2  施工准备

7.2.1  施工现场准备应符合下列规定：

1  应对安装作业区进行围护并做出明显的标识，设置警戒线，根据危险源级别安排排站，严禁与安装作业无关人员进入；

2  应核实现场环境、天气、道路状况满足施工要求；

3  装配式墙体两侧应设置控制线；

4  采用建筑信息模型（BIM）技术施工的装配式墙体应对代码进行核对；

5  施工前，应对需要使用的脚手架等进行安全检查。

7.2.2  墙体施工应在主体结构验收合格后施工，施工前应编制专项施工方案，质量管理方案，并对施工人员进行培训，做好技术交底和安全措施。施工方案的内容应包括墙体安装及节点施工方案、墙体安装的质量管理及安全措施等。

7.2.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板、安装配套材料及配件进场时，应进行质量验收。

7.2.4  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板施工用的设备、机具、工具和计量器具，应满足施工要求,并应在检定合格有效期内。

7.2.5  墙板安装前，应对主体工程中与板材有关的相关尺寸进行复核，超出允许偏差时，应进行调整，并且对墙板安装部位的基层进行清理。

## 7.3  墙板安装

7.3.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板安装前应对外观质量、预埋件数量及位置进行全数检查，不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

7.3.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板安装宜按以下工艺流程进行：

弹线放样→检查安装部位埋件→墙板安装就位→安装固定配件→校正位置→防锈修补（需要时）→周边位置处理。

7.3.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应从主体墙、柱的一端向另一端顺序安装，先依次安装下部装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板，再依次安装上部装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板；有门、窗洞口时，宜从门、窗洞口向两侧安装，门洞两侧宜采用整块板。

7.3.4  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板之间应采用专用粘结剂拼接，拼缝宽度不应大于5mm，粘结剂灰缝应饱满均匀，并对接缝进行加固处理，接缝两侧应采用耐碱玻纤网格布压入专用砂浆层加强。

7.3.5  墙板防水施工前，应将墙板拼缝内侧清理干净，破损部位用专用修补剂修补。

7.3.6  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板安装时，应安装一块，调整一块，保证墙体的垂直度和平整度。

7.3.7  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板安装就位调整时应采用专门工具，安装就位时应慢速轻放，微调时应用橡胶锤或加垫木进行敲击避免损伤墙板。

7.3.8  安装所用金属材料应预先做好防锈、防腐处理。

7.3.9  安装完成后用，按设计要求使用专用粘结砂浆或密封胶嵌缝。

7.3.10  墙体安装完毕7d后，接缝、阳角、阴角、加强柱、门、窗洞口的位置应采用玻纤网格布补强、防裂。

7.3.11  墙体上钻孔、开槽等应在墙板缝内粘结剂施工7d后方可进行。钻孔、开槽应使用专用工具。

7.3.12  墙体成品应做好保护措施，并应符合下列规定：

1  成品墙体应防止物料污染、墙面损坏；

2  对完成刮腻子、未验收的墙体，如需修补应及时采取修补措施，完成后不得再进行任何剔凿；

3  外墙外表面应做防水抗渗处理；墙体应做双面抹灰，外墙抹灰前应对灰缝欠饱满处用原浆填补勾缝，同一墙体两面采用不透气饰面时，应采取有效的排湿措施。

## 7.4  安全文明措施

7.4.1  墙体安装施工应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46等建筑工程安全施工的有关规定。

7.4.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗从事安装施工作业。

7.4.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板安装施工人员应正确使用个人劳动防护用品，切割、钻孔的操作人员应佩戴防护眼镜，高空作业应系好安全带。

7.4.4  施工现场材料应堆放整齐，并做好标识。

7.4.5  切割装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板所用机械应配备收尘功能，施工过程中宜使用低噪声的施工工具。

7.4.6  废弃不用的余料应在指定地点堆放，统一回收处理。施工过程中应及时清理建筑垃圾，严禁随意抛撒，施工垃圾应及时清运，并应适量洒水减少扬尘。

7.4.7  安装施工期间，噪声控制应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640以及《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的有关规定。

- 8  质量验收

## 8.1  一般规定

8.1.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板工程质量验收应满足设计文件及本标准要求，且应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 及其他有关标准的规定。

8.1.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板制作应按检验批、分项工程在工厂进行验收，检验批的数量及范围可按相同墙体确定，且每批不应超过250m3。

8.1.3  进场需复检的材料应遵循先复检后使用原则，材料试件应见证取样。

图8.1.3  材料复检项目

| 材料名称 | 检验项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 蒸压加气混凝土墙板 | 干密度、抗压强度 | GB/T 11968 |
|  | 导热系数 | GB/T 10294 |
| 专用界面剂 | 拉伸粘结强度 | JC/T 907 |
| 专用粘结剂 | 拉伸粘结强度 | JC/T 890 |
| 专用密封胶 | 弹性恢复率、定伸粘结性、阻燃性能 | GB/T 13477 |
| 耐碱玻璃纤维网布 | 单位面积质量,耐碱拉伸断裂强力、耐碱断裂强力保留率 | JC/T 841 |

8.1.4  现场检验批的数量及范围可按楼层及施工段数确定，每检验批墙面面积不应超过500m2，且应为同质材料及同强度等级的砌体；砌块填充墙砌体的量很少时，可将几个楼层的同质材料及同强度等级的填充墙砌体合为一个检验批。

8.1.5  检验批的质量验收应按主控项目和一般项目进行验收，合格判定应符合以下规定：

1  主控项目的质量经抽样检验均应合格；

2  一般项目的质量经抽样检验，符合规定样本应达到80%以上。

8.1.6  检验批的工程质量不符合要求时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定执行。

8.1.7  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与钢筋混凝土柱、墙、梁等主体结构构件间的接缝施工应列为隐蔽工程验收。

8.1.8  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板分项工程验收时应具备下列文件和记录：

1  设计文件和施工图纸；

2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板与现场施工材料的产品合格证明文件、出厂检验报告、型式检验报告、需要检验的特殊性能检验报告、进场验收记录和复验报告等质量证明文件；

3  隐蔽工程验收记录；

4  施工记录；

5  各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

6  其它必须提供的资料。

## 8.2  主控项目

8.2.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的干密度、抗压强度、导热系数应符合设计要求及本标准的规定。

抽样数量：外墙板每5000块为一验收批，不足上述数量时按一批计，抽检数量为1组；隔墙板每10000块为一验收批，不足上述数量时按一批计，抽检数量为1组。

检验方法：检查产品的出厂合格证，装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的型检报告和复验报告，随机抽样送检。

8.2.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的耐火性能、结构性能应符合本标准第4.2节的规定。

检验方法：核查厂家提供的质量证明文件。

8.2.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的放射性指标应按现行国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762的规定检验。

检验方法：材料进场检查时供货单位提供的材料放射性指标限量的检验报告。

检查数量：抽检数量应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762的有关规定。

8.2.4  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板安装工程的预埋件数量、位置、与主体结构的连接方式均应符合设计要求，与主体结构连接必须牢固。

抽样数量：每楼层每施工段至少抽查一次，每次抽查5处。

检验方法：目测、检查施工记录和隐蔽工程验收记录，全数检查。

8.2.5  墙板间接缝材料及接缝检验应符合设计要求及本标准的规定。

检验方法：检查产品合格证、施工记录和隐蔽工程验收记录。

检查数量：每批次抽检数量不应少于5处。

8.2.6  板材的抗冲击性能、吊挂力尚应满足本标准第4.2节的要求。

检验方法：核查检验报告。

8.2.7  外墙板缝不得渗漏。

抽检数量：按检验批数量，每个检验批抽查不少于3处。

检验方法：核查型式检验报告，板缝渗漏试验方法按附录B进行。

## 8.3  一般项目

8.3.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板外观质量、尺寸偏差应符合本标准第4.2节的规定。

抽样数量：按进场批次，每批次墙板抽查数量不应少于1%，且应不少于10块。

检查方法：观察、尺量检查。

8.3.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的安装偏差应符合表8.3.2的规定。

抽样数量：每个检验批不少于5处，其中轴线位置应全数检查。

检查方法：按表8.3.2的规定。

表8.3.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体安装工程允许偏差

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面轴线位置 | 3 | 量具测量 |
| 2 | 墙面垂直度 | 3 | 靠尺及水平尺 |
| 3 | 表面平整度 | 3 | 靠尺及塞尺 |
| 4 | 板缝尺寸 | 1 | 量具测量 |
| 5 | 墙板拼缝水平差 | 2 | 6m拉线及塞尺 |

8.3.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板工程的门窗洞口允许偏差应符合表8.3.3的规定。

抽样数量：每一检验批中门窗洞总数的10%且每种不少于10个。

检验方法：按表8.3.3的规定。

表8.3.3  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板门窗洞口允许偏差

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门、窗高度、宽度 | + 10 | 经纬仪（精度1mm） |
| 2 | 门、窗对角线长度差 | 5 | 量具测量（精度1mm） |
| 3 | 门窗侧边垂直度 | 1.5L/1000且不大于3 | 靠尺及水平尺 |
| 4 | 门窗中心线与基线偏差 | 5 | 量具测量（精度1mm） |
| 5 | 门窗下平面标高 | ±5 | 量具测量（精度1mm） |

- 附录A  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板隔声性能指标

A.0.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板隔声性能实测数据，以实测数据为准。当无实测数据时，可参照表A执行。

表A  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板隔声性能

| 隔墙构造 | 各频率的隔声量（dB） |  |  |  |  |  | 计权 隔声量（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 （HZ） | 250 （HZ） | 500 （HZ） | 1000（HZ） | 2000（HZ） | 4000 （HZ） |  |
| 100mm 厚墙体， 双面抹灰（每面10mm） | 34.7 | 37.5 | 33.3 | 40.1 | 51.9 | 56.5 | 41.0 |
| 150mm 厚墙体， 双面抹灰（每面20mm） | 37.4 | 38.6 | 38.4 | 48.6 | 53.6 | 57.0 | 44.0 |
| 双层100mm 厚墙体， 夹45mm 空气层， 双面抹灰20mm | 38.0 | 45.5 | 49.6 | 56.8 | 73.5 | 72.0 | 54.2 |

- 附录B  外墙淋水试验方法

B.0.1  淋水试验装置应包括控制阀、压力表、增压泵、喷嘴和淋水管。淋水管宜选择镀锌钢管或PPR管等具有较好刚度的管件制作，淋水管的管径宜为15mm～20mm，喷水孔成直线均匀分布，孔径4mm～5mm，孔间距100mm～150mm，喷水方向宜向下与水平方向角度为30°。

B.0.2  试样墙板应该垂直放置于固定架上，对于蒸压加气混凝土板试件，应安装在混凝土框内，板与板之间，板与框之间连接方法与施工现场一致。

B.0.3  淋水带应布置在试验墙体顶部，覆盖整个试验墙体，淋水压力应控制在100kPa～200kPa之间，淋水管距墙表面距离宜为100mm-150mm，，并应在上述部位形成水幕。

B.0.4  淋水1小时后，观察记录淋水面的背面渗漏情况。

图B.0.1  淋水试验示意图

- 附录C  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板热工性能指标

C.0.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板导热系数和蓄热系数以实测值为准,当无实测数据时，可参照表C.0.1-1~表C.0.1-3执行。

表C.0.1-1 严寒和寒冷地区装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体导热系数

和蓄热系数设计值

| 围护结 构类别 | 干密度级别 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导热系数 λ/[W/（m·K）] | 蓄热系数 S/[W/（m2·K）] |
| 墙板墙体 | B04 | 0.14 | 2..07 |
|  | B05 | 0.16 | 2.47 |
|  | B06 | 0.18 | 2.87 |

表C.0.1-2 夏热冬冷及温和地区装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体导热系数

和蓄热系数设计值

| 围护结 构类别 | 干密度级别 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导热系数 λ/[W/（m·K）] | 蓄热系数 S/[W/（m2·K）] |
| 墙板墙体 | B04 | 0.14 | 2..07 |
|  | B05 | 0.17 | 2.55 |
|  | B06 | 0.19 | 2.95 |

表C.0.1-3 夏热冬暖地区装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体导热系数

和蓄热系数设计值

| 围护结 构类别 | 干密度级别 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导热系数 λ/[W/（m·K）] | 蓄热系数 S/[W/（m2·K）] |
| 墙板墙体 | B04 | 0.16 | 2.21 |
|  | B05 | 0.18 | 2.62 |
|  | B06 | 0.21 | 3.10 |

C.0.2  不同热工设计气候分区装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板采用单一材料外墙的传热阻、传热系数及热惰性指标,当无实测数据时，可参照表C.0.2-1~表C.0.2-3执行。

表C.0.2-1  严寒和寒冷地区装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体热工性能指标

| 墙板 厚度t(mm) | B05 |  |  |  | B06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热阻R[(m2·K)/W] | 传热阻R0[(m2·K)/W] | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D | 热阻R[(m2·K)/W] | 传热阻R0[(m2·K)/W] | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D |
| 200 | 1.25 | 1.40 | 0.71 | 3.09 | 1.11 | 1.26 | 0.79 | 3.19 |
| 250 | 1.56 | 1.71 | 0.58 | 3.86 | 1.39 | 1.54 | 0.65 | 3.99 |
| 300 | 1.88 | 2.03 | 0.49 | 4.63 | 1.67 | 1.82 | 0.55 | 4.78 |

表C.0.2-2  夏热冬冷和温和地区装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体热工性能指标

| 墙板 厚度t(mm) | B05 |  |  |  | B06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热阻R[(m2·K)/W] | 传热阻R0[(m2·K)/W] | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D | 热阻R[(m2·K)/W] | 传热阻R0[(m2·K)/W] | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D |
| 200 | 1.18 | 1.68 | 0.60 | 3.00 | 1.05 | 1.20 | 0.83 | 3.10 |
| 250 | 1.47 | 1.62 | 0.62 | 3.75 | 1.32 | 1.47 | 0.68 | 3.88 |
| 300 | 1.76 | 1.91 | 0.52 | 4.50 | 1.58 | 1.73 | 0.58 | 4.66 |

表C.0.2-3  夏热冬暖地区装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙体热工性能指标

| 墙板 厚度t(mm) | B05 |  |  |  | B06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热阻R[(m2·K)/W] | 传热阻R0[(m2·K)/W] | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D | 热阻R[(m2·K)/W] | 传热阻R0[(m2·K)/W] | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D |
| 200 | 1.11 | 1.26 | 0.79 | 2.91 | 0.95 | 1.10 | 0.91 | 2.95 |
| 250 | 1.39 | 1.54 | 0.65 | 3.64 | 1.19 | 1.34 | 0.75 | 3.69 |
| 300 | 1.67 | 1.82 | 0.55 | 4.38 | 1.43 | 1.58 | 0.63 | 4.43 |

- 本标准用词说明

为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况均应这样做：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

1  《建筑结构荷载规范》GB 50009

2  《建筑抗震设计规范》GB 50011

3  《建筑设计防火规范》GB 50016

4  《钢结构设计规范》GB 50017

5  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

6  《民用建筑热工设计规范》GB 50176

7  《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210

8  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

9  《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

10  《碳素结构钢》GB/T 700

11  《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

12  《合金结构钢》GB/T 3077

13  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

14  《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

15  《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T 10294

16  《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968

17  《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969

18  《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762

19  《防火封堵材料》GB 23864

20  《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267

21  《建筑胶粘剂有害物质限量》GB 30982

22  《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

23  《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》JGJ/T 17

24  《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

25  《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

26  《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

27  《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169

28  《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841

29  《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890

30  《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936

中国工程建设标准化协会标准

装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应用技术规程

T/CECS  XXX-202x

# 条 文 说 明

制 定 说 明

本规程制定过程中，编制组进行了深入的调查研究，总结了我国工程建设装配式墙板的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，认真总结理论和实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

为了便于广大技术和管理人员在使用本规程时，能够正确理解和执行条文规定，《装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总  则	28

2  术  语	29

3  基本规定	29

4.1  一般规定	30

4.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板	30

4.3  其它配套材料	30

5  设  计	31

5.1  一般规定	31

5.2  建筑设计	31

6  制作与养护	31

6.1  一般规定	31

6.2  制作与养护	32

7  施工与安装	32

7.1  一般规定	32

7.3  墙板安装	32

8  质量验收	32

8.1  一般规定	32

8.2  主控项目	33

8.3  一般项目	33

- 1  总  则

1.0.1  随着建筑业的发展，特别是装配式建筑的快速发展，墙板因其优越的性能及产品的多样性成为现代建筑较优选择，本标准主要是通过总结生产及工程应用中的问题及经验，进一步规范墙板在工业与民用建筑物中的应用，保障建筑工程的绿色施工与质量安全。

1.0.2  本条规定了标准编制的适用范围、适用对象以及技术内容方向。适用范围明确为抗震设防烈度为8度及8度以下地区，可覆盖全国绝大部分地区。

1.0.3  墙板工程应用涉及材料质量、设计、施工、检验、维护等相关领域，还涉及到建材、建筑、结构、施工等相关专业，各相关领域及专业已有的规定内容，除必要的重申外，本规程不再重复。

2  术  语

2.0.1  本标准中装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板由多块蒸压加气混凝土砌块在工厂砌筑成型并对表面进行处理而形成的墙板，装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板成型工艺及产品结构和传统蒸压加气混凝土墙板有所区别，具有一定的创新特色。传统蒸压加气混凝土墙板在生产出釜时，未经热能烘干，直接出釜堆放堆场，堆场地面普遍性不规范，在自然养护过程容易产生扭曲变形，同时在安装时，人为强制外力予以左右墙板进行强制对齐，安装结束后导致内应力释放，墙板恢复原形，致使墙板接缝处分离开裂。一体化墙板采用已经经过自然养护28天的砌块，在工厂砌筑成型并对表面进行处理形成墙板，利用小规格砌块的稳定性可以有效的避免长板的易变性缺陷。

- 3  基本规定

3.0.3  目前全国各级地方政府针对建筑工业化都陆续细化了项目中建筑的预制装配率要求，本标准中墙板装配率应参考现行国家标准《装配式建筑评价标准》GB/T 51129的有关规定进行计算。

4  材料

## 4.1  一般规定

4.1.1  随着天然原材料逐渐枯竭以及资源综合利用的需要，许多企业选用了尾矿砂（如石英尾矿砂、黄金尾矿砂、石粉等），脱硫石膏等工业固体废弃物，这些固废由于工艺、产地的不同可能含有对人体及环境的有害物质，因而在选用时应进行相关项目的检测，符合相关标准的规定，不得含有或渗岀危害人体健康和环境的有害物质，《建筑材料放射性核素限量》GB 6566为国家强制性标准，因而作为围护结构的建筑材料，墙板放射性核素限量应符合标准规定，墙板工程完工后的室内环境质量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定。

## 4.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板

4.2.2  实践表明，一些强度低、性能差的低劣块体被用于工程，出现了墙体开裂及地震时填充墙脆性垮塌严重的现象，为了确保填充墙的安全，参照《砌体结构通用规范》GB 55007对填充墙采用块材的最低强度等级作出规定。由于外墙受墙体内外温差和湿热传递影响，易遭受热胀冷缩、湿胀干缩等产生破坏，因此提高了外墙块体的最低强度。

4.2.3  工程实践证明，控制蒸压加气混凝土砌块在砌筑或安装时的含水率是减少收缩裂缝的一项有效措施，也是使墙体热工指标与产品检测结果相接近的重要保证。应用时一定要首先控制好制品上墙的含水率。《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011规定蒸压加气混凝土制品的存放时间不应少于28d，是比照普通混凝土的养护天数而制定的。然而28d的养护期对于普通混凝土是必需的，否则混凝土将达不到应有的性能。而蒸压加气混凝土则是经过了高温高压蒸汽养护，制品水化反应比较彻底，保证适当的存放天数，主要是为了降低制品的含水率，以降低其干缩值并有利于制品的保温性能。

综合各地经验及研究成果，部分企业制品应用时其含水率可控制在25%，但综合考虑大部分的制品生产企业及制品应用的实际，本标准采用含水率控制为30%的规定。

4.2.6  本条规定的墙板物理力学性能参照GB 50574《墙体材料应用统一技术规范》修订。

4.2.10  本条规定参照JGJ/T17《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》修订。

## 4.3  其它配套材料

4.3.7  国内外的试验研究表明，不同墙材的专用砂浆物理力学性能有着各自的适应性，不同基材的墙体所需要的专用砂浆是不同的，针对蒸压加气混凝土制品表面多孔且带有一定的切割浮渣、吸水多目快的特点，要求其专用抹灰砂浆必须有一定的保水性、较高的粘结性、合适的流动性、可靠的耐久性及方便的可操作性。不应采用传统的石灰(水泥)砂浆来进行蒸压加气混凝土墙体的抹灰。

- 5  设  计

## 5.1  一般规定

5.1.5  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板的平面拆分尺寸决定工厂预制生产以及道路运输的可行性，进行平面拆分设计时应统筹考虑。

5.1.6  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板长期处于受水浸泡环境，强度会降低；在二氧化碳浓度较大以及酸碱环境也易破坏；在高温环境下采用应慎重，墙板在长期高温环境下易开裂。 墙板在长期处于振动环境条件下易出现开裂等现象，影响结构安全。

5.1.10  本条规定引自《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010，蒸压加气混凝土墙板应按两端支承的简支板计算。

## 5.2  建筑设计

5.2.2  传统墙体砌筑或墙板安装，在地墙交接通常采用水泥基砂浆作为胶凝材料，而水泥基砂浆在施工应用时，由于无法承受墙材重压导致水分被排除，造成砂浆失去强度或直接造成施工中墙体下沉而引发墙体开裂。格栅的应用，可以有效地解决地墙交接处砂浆保水功能，可以有效承担起施工中墙材的重压也不至于造成墙体下沉所引发的开裂现象以及砂浆散失水分导致的砂浆强度降低。

- 6  制作与养护

## 6.1  一般规定

6.1.3  砌体的受力性能对其施工质量较为敏感，装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板为工厂预制生产，制作条件较现场有明显提高，质量更容易得到保障，而采用工厂机械化作业方式有利于形成标准化的作业流程，产品质量更加稳定可靠。

## 6.2  制作与养护

6.2.2  编制砌块排块图是装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板制作的一项首要工作，也是保证装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板工程质量的重要技术措施，尤其是初次接触装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板更应编制排块图，以主规格砌块为主进行排块可提高砌块砌筑工效。

6.2.3  预留洞、预埋件、预埋管等需要在制作时准确预留，避免后期的剔槽对构件质量产生不良影响。

6.2.5  本条明确规定了一体化墙板的养护条件，保证一体化墙板的生产质量。

- 7  施工与安装

## 7.1  一般规定

7.1.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板施工工程使用连接件进行连接，因而施工时应做好技术交底，施工方案及质量管理方案，并对施工人员进行培训，以保证工程质量。

7.1.2  连接是否安全可靠是板材工程安全使用的关键，应严格按照标准及设计要求对材料进行验收和施工，合格产品才能使用，不合格材料不得用于工程中。

7.1.5  条文说明：装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板强度较低，每次的转运都会对墙板本身造成损害，故需尽量减少转运；墙板的转运过程中需采用专用设备堆放、装卸、起吊，否则容易受损，若不采取捆绑措施，在运输过程中易产生倾倒损坏或发生安全事故。蒸压加气混凝土板内含较多气孔，孔内如渗入较多水分，干湿循环易于板材开裂，甚至是破坏板材的完整性。

## 7.3  墙板安装

7.3.4  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板墙面不同材料间收缩率不同，应采取防裂措施。板与板、板与其他不同材料之间使用耐碱玻纤网格布搭接，避免接缝处产生裂缝是较为有效的措施，搭接长度不宜小于100mm,但耐碱玻纤网格布的质量至关重要，应符合有关标准。

- 8  质量验收

## 8.1  一般规定

8.1.2  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板质量验收分工厂以及现场质量验收两部分，工厂生产构件需在工厂完成质量检验，合格后方可出厂，现场施工验收部分区别于传统砌块墙体部分的则主要是其连接安装部分。

8.1.4  本工程检验批的确定遵循严谨、可靠、合理的原则来划分。

8.1.5  检验批的质量验收原则：主控项目抽样应全部检验合格；一般项目控制80%以上合格率。

8.1.6  国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013第5.0.6条明确了质量不符合要求的4种处理办法。

8.1.7  填充墙与框架柱、梁及剪力墙的界面处常因处理不当产生裂缝，因此将该部位施工列为隐蔽工程。

## 8.2  主控项目

8.2.1  规定了建筑工程使用的墙板的性能要求，确定了工程现场验收项目及检测方法。

## 8.3  一般项目

8.3.1  装配式蒸压加气混凝土砌块组合一体化墙板在进场前，应进行质量外观等性能检测，严禁不合格产品在工程中使用。