T/CECS XXX—202X

中国工程建设标准化协会标准

高性能矿物基类胶凝材料注浆技术规程

Technical specification for grouting of high performance mineral-based cementitious materials

[征求意见稿]

中国XXX出版社

中国工程建设标准化协会标准

高性能矿物基类胶凝材料注浆技术规程

Technical specification for grouting of high performance mineral-based cementitious materials

T/CECS ×××- 20××

主编单位：哈尔滨工业大学

中国长江三峡集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

实施日期：202×年×月×日

中国XXX出版社

202×年  北    京

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发『2021年第一批工程建设协会标准制订、修订计划』的通知》(建标协字〔2021〕011号)的要求，编制组经过广泛调查研究，认真总结工程经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见基础上，修订本规程。

本规程分为9章、5个附录。主要技术内容：总则、术语、基本规定、材料、浆材制备、注浆设计、注浆施工、工程质量检测与验收等。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑产业化分会归口管理，由哈尔滨工业大学、中国长江三峡集团有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位(地址：哈尔滨市黄河路73号，哈尔滨工业大学《高性能矿物基类胶凝材料注浆技术规程》管理组，邮政编码：150090，邮箱：hit_gxy@163.com)，以供修订时参考。

主编单位：哈尔滨工业大学，中国长江三峡集团有限公司。

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总则………..…	（1）

2  术语	（2）

3  基本规定	（3）

4  材料	（4）

5  浆液制备	（5）

6  注浆设计	（7）

6.1 静压注浆设计	（7）

6.2 劈裂注浆设计	（7）

6.3 渗透注浆设计	（8）

6.4 高喷注浆设计	（8）

6.5 锚固注浆设计	（9）

7  注浆施工	（11）

7.1 静压注浆施工	（11）

7.2 劈裂注浆施工	（11）

7.3 渗透注浆施工	（12）

7.4 高喷注浆施工	（12）

7.5 锚固注浆施工	（13）

8  工程质量检测	（14）

9  工程验收	（15）

附录A 矿物基类胶凝材料浆液性能与影响因素	（16）

附录B 矿物基类胶凝材料结石体性能与影响因素	（20）

附录C 高性能锚固剂浆液结石体性能	（28）

附录D 现场小额调浆试验方法	（29）

用词说明	（30）

引用标准名录	（30）

条文说明	（32）

Contents

1  Genral provisions	（1）

2  Terms	（2）

3  Basic requirements	（3）

4  Material	（4）

5  Slurry preparation	（5）

6  Grouting design	（7）

6.1 Static pressure grouting design	（7）

6.2 Split grouting design	（7）

6.3 Infiltration grouting design	（8）

6.4 High pressure jet grouting design	（8）

6.5 Anchor grouting design	（9）

7  Grouting construction	（11）

7.1 Static pressure grouting construction	（11）

7.2 Split grouting construction	（11）

7.3 Infiltration grouting construction	（12）

7.4 High pressure jet grouting construction	（12）

7.5 Anchor grouting construction	（13）

8  Project quality inspection	（14）

9  Project acceptance	（15）

Appendix A Slurry performance and influencing factors	（16）

Appendix B Performance and influencing factors of slurry stone body	（20）

Appendix C High performance anchoring agent slurry stone body performance	（28）

Appendix D On-site small mixing test method	（29）

Explanation of wording	（30）

List of quoted standards	（31）

Addition: Explanation of provisions	（32）

# 1  总  则

1.0.1  为使高性能矿物基类胶凝材料在水库土石坝、堤防土石坝、边坡、地基和隧道注浆加固防渗工程应用中做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规范。

1.0.2  本规程适用于高性能矿物基类胶凝材料注浆技术的设计、施工、检测和验收。

1.0.3  高性能矿物基类胶凝材料在水库土石坝、堤防土石坝、边坡、地基和隧道注浆加固防渗工程中的应用，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  矿物基类结构剂 mineral based structural agents

根据天然矿物结晶原理与天然非晶质体形成原理，由一系列矿物材料和无机盐研制的一类高性能土壤固化剂(超细粉末状固体)。

2.0.2  高性能矿物基类胶凝材料 high performance mineral based cementitious materials

由适合于制备注浆施工浆液的粘土或粘性土，按照一定掺入比，将矿物基类结构剂掺入土中，控制水料比制成的材料，制备的浆液满足可注性要求，可用于静压注浆、劈裂注浆、渗透注浆、高喷注浆等不同工艺的浆液。

2.0.3  高性能锚固剂 high performance anchoring agent

一种用于预应力锚索/锚杆的锚固段注浆的特殊高性能矿物基类胶凝材料。

2.0.4  外加剂  admixture

除了水、粘土、矿物基类结构剂之外，在浆液中添加的用于改善浆液性能的任何其他材料均称为外加剂。

2.0.5  静压注浆 static pressure grouting

采用静压工艺，将浆液注入岩土或地层中的注浆技术。

2.0.6  劈裂注浆 splitting grouting

采用高压工艺，向岩土或地层中注入浆液，利用浆液压力劈裂岩土或地层，实现浆液扩散，形成加固体的网络或骨架的注浆技术。

2.0.7  渗透注浆 permeation grouting

利用液压、气压，向岩土或地层中注入浆液，浆液以一定压力渗入孔隙或裂隙而迫使其中的水分、空气排出，基本不改变岩土地层的结构或体积，形成一个结构新、强度大、防水性强、稳定性高加固体的注浆技术。

2.0.8  高喷注浆 high pressure jet grouting

即高压喷射注浆，采用高压水或高压浆液形成高速喷射流束，冲击、切割、破碎土体，并使浆液与破碎的碎屑、团块等充分均匀混合或充填裂隙、孔隙中，形成桩柱或板墙状的凝结体的注浆技术，进一步分为高压摆喷注浆、高压旋喷注浆、高压定喷注浆。

2.0.9  锚固注浆 anchor grouting

在预应力锚索或锚杆施工中，向锚固段注入高性能锚固剂浆液，实现锚固段可靠锚固，快速提供足够锚固力的注浆技术。

# 3  基本规定

3.0.1  静压注浆的注浆设计、施工与验收等符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定；高喷注浆的注浆设计、施工与验收等符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定。

3.0.2  注浆设计应在岩土工程勘察基础上进行综合分析，提出注浆方案，并论证注浆方案的可行性、可靠性、经济性。

3.0.3  注浆设计需要的资料应包括勘察资料、隐患资料、注浆方案、注浆参数、工程设计图纸、施工组织设计、注浆施工工程概预算等。

3.0.4  缺乏注浆经验、施工难度高和注浆深度大等注浆工程，应选择具有代表性的地层进行现场注浆试验，据试验结果适当调整注浆设计方案。

3.0.5  注浆施工应注重环境保护，并做好废水、废浆处理或回收再利用。

3.0.6  竣工资料应包括勘察资料、设计文件、试验资料、施工资料、质检资料、监测资料等。

# 4  材  料

4.0.1  矿物基类结构剂应符合下列规定：

1  矿物基类结构剂应无毒、无气味；

2  比表面积≥400m2/kg，细度0.04mm筛余≤8％，密度2.62g/cm3～3.24g/cm3，含水率≤2％；

3  内置防潮薄膜编织袋储运，严格防潮，出厂后储存期不过6个月；

4  不得使用过期、受潮结块的产品。

4.0.2  高性能锚固剂应符合下列规定：

1  高性能锚固剂应无毒、无气味；

2  比表面积≥400m2/kg，细度0.08mm筛余≤10％，密度2.85g/cm3～3.24g/cm3，含水率≤2％；

3  内置防潮薄膜编织袋储运，严格防潮，出厂后储存期不过6个月；

4  不得使用过期、受潮结块的产品。

4.0.3  粘土采用商业粘土、或施工现场就地就近采取的天然粘土或粘性土作为制浆土料时，应符合下列规定：

1  粘土中应无树根、无杂草、无明显化学污染；

2  含砂量小于5%；

3  粘粒含量应超过10％或塑性指数不小于15。

4.0.4  制浆用水应符合行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63-2006中第3章的有关规定。

4.0.5  根据需求在制备高性能矿物基类胶凝材料时，可掺入一定量其他外加剂，以获得特殊需要的注浆性能，外加剂添加应依据试验结果，合理确定类型和掺入比。

# 5  浆液制备

5.0.1  浆液材料的配比方案应符合下列规定：

1  制备的浆液性能应满足不同注浆目的、不同注浆工艺的要求；

2  应根据注浆泵性能、管路长度、注浆孔深度、地层渗透性、地下水流量、动水压力等确定浆液胶凝时间、粘度，以及每批次制浆量；

3  应根据地层或岩土中渗流通道情况、地下水情况，并结合设计浆液扩散半径确定首次注浆和二次注浆的配比，并应符合下列规定：

1) 首次注浆宜采用低水料比、粘度大、胶凝快的浆液；

2) 二次注浆宜采用初始粘度较小、胶凝时间较长的稀浆。

4  浆材配比方案应具有可操作性、经济节减性；

5  浆液粘度、重度应满足注浆泵性能要求；

6  外加剂应考虑化学产品与浆液其他成分或地层之间反应的生成物对注浆效果影响；

7  现场批量制备浆液之前，应根据注浆设计要求执行实验室调浆试验。实验室调浆试验完成后，方可进行现场小额浆液配比，并应进行性能试验，试验方法见附录E，之后根据试验结果确定浆材配比、水料比。

5.0.2  浆材配比宜按照重量百分比计算(wt%)，粘土或粘性土80％～90％，矿物基类结构剂10％～20％。

5.0.3  水料比应按照重量比计算，高性能矿物基类胶凝材料浆液水料比宜为0.8:1～1.5:1；高性能锚固剂浆液水料比宜为0.24:1～0.28:1

5.0.4  浆材计量应符合下列规定：

1  应按照设计要求的材料配比计计量浆材；

2  宜采用重量计量方法，土料计量误差控制为±2％，矿物基类结构剂计量误差控制为±1％，水计量误差控制为±2％；

3  计量土料应扣除土料中自然含水量，即计量干土重量；计量水时应加上土料中扣除的自然含水量。

5.0.5  制浆设备可选择立式简易搅浆机、卧式搅浆机，搅浆机的搅拌转速应在一定范围可调，最大转速不应低于150r/min；制浆桶的容量应与注浆泵的排浆量匹配，以确保每桶浆液被一次性快速注入地层或土体中。

5.0.6  制浆工艺应符合下列规定：

1  现场取土制浆工艺应符合下列规定：

1) 现场取土应在粉碎、过筛和浸泡不低于24h后进行粘土原浆制备，制备粘土原浆的工艺流程应符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定；

2) 高性能矿物基类胶凝材料制备时，搅拌时间可3min～5min，搅拌速度不应低于150r/min；

3) 在注浆过程中，应持续低速搅拌浆液，转速不应低于80r/min。

2  商业粘土制浆可不进行粉碎、过筛和浸泡不低于24h的工作，其余制浆工艺与现场取土制浆工艺相同。

5.0.7  浆液性能检测应符合下列规定：

1  浆液制备完成，应即刻检测浆液漏斗粘度是否满足注浆要求；

2  浆液制备完成，应即刻检测浆液初凝时间是否满足注浆要求；

3  浆液制备完成，应即刻检测浆液静置泌水率、胶凝固化结石率是否满足注浆要求，据结石率可以评定浆液胶凝固化胀缩性；

4  应制备浆液标准试件，分别检测试件标准养护7天、28天无侧限抗压强度以及渗透系数是否满足注浆要求；

5  应制备浆液标准试件，分别检测试件标准养护7天、28天在冻融试验之后无侧限抗压强度损失率、质量损失率是否满足注浆要求，抗冻试验方法符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定。

5.0.8  合格的高性能矿物基类胶凝材料应静置稳定而基本无明显颗粒沉淀、手感细腻而滑润，材料性能应符合表5.0.8的规定。

表5.0.8 高性能矿物基类胶凝材料性能指标

| 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 粘度(漏斗粘度计) | 35s～100s | — |
| 泌水率 | ≤5% | 水料比小于1:1，泌水率≤1% |
| 结石率 | ≥95% | 水料比小于1:1，结石率≥97% |
| 结石体7d抗压强度/MPa | ≥0.5MPa | — |
| 渗透系数 | ≤n×10-6cm/s | — |
| 抗冻等级(快冻法) | ≥F200 | — |

# 6  注浆设计

6.1  静压注浆设计

6.1.1  注浆孔应视具体情况布置单排注浆孔、双排注浆孔、三排注浆孔、多排注浆孔，排距、孔距一般为1m～1.5m；三排或多排孔注浆，注浆孔布置呈“梅花”状；双排孔注浆，注浆孔布置呈“品”字形。

6.1.2  注浆压力应根据地层或土体渗透性、孔隙／裂隙／空洞大小、动水压力、注浆段埋深、浆液扩散半径、注浆目的等，并结合注浆模型计算结果、现场预注浆试验结果合理确定注浆压力，以满足注浆目的、浆液扩散半径且不跑浆、不串浆、不返浆作为评定注浆压力合理性的基本标准，注浆终止压力不得小于2.5MPa，现场预注浆试验方法符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

6.1.3  浆液扩散半径应根据地层或土体渗透性、孔隙／裂隙／空洞大小、动水压力、注浆目的、注浆压力等，并结合注浆模型计算结果、现场围井注浆试验结果合理确定浆液扩散半径，现场围井注浆试验方法符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

6.1.4  注浆量应根据地层或土体孔隙率、注浆段长度、浆液扩散半径、注浆型式等，并结合注浆模型计算结果、现场预注浆试验结果，合理确定每一注浆段注浆量、全孔注浆量、工程总注浆量。

6.1.5  注浆结束标准应视具体情况，采用吸浆速率控制法、注浆量控制法、注浆压力控制法中某一种方法控制注浆量，作为注浆结束标准；若地层或岩土吸浆量不超过0.4L/min，再继续灌注30min～60min，结束注浆。

6.2  劈裂注浆设计

6.2.1  注浆孔布置符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定，视具体情况，采用单排注浆孔、双排注浆孔、三排注浆孔、多排注浆孔，布置呈品字形、梅花形。

6.2.2  对于具体工程，应结合预注浆试验检测结果，确定注浆孔间距、排距；注浆孔孔径一般为φ80mm～100mm，孔垂直度误差小于±1%，孔距一般为1m～1.5m。

6.2.3  注浆压力符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定，对于具体工程，应结合地层类型、岩土强度、注浆深度和浆液粘度等，根据现场预注浆试验检测结果，合理确定注浆压力，一般情况下，注浆压力取2MPa～5MPa。

6.2.4  劈裂半径应根据现场预注浆试验检测结果，合理确定劈裂半径。

6.2.5  注浆量应根据现场预注浆试验检测结果，合理确定单位长度注浆段设计注浆量或全孔设计注浆量。

6.2.6  注浆结束标准符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定，以注入率或吸浆量作为注浆结束标准，在规定灌注压力下，当注入率≤0.4L/min，继续灌注30min，注浆结束，不吸浆或最终吸浆量小于一个定值，注浆结束；但是，对于具体工程应根据现场预注浆试验检测结果，合理确定注浆结束标准。

6.3  渗透注浆设计

6.3.1  注浆孔布置应根据具体工程，可布置双排注浆孔、三排注浆孔、多排注浆孔，排距、孔距一般不超过静压注浆的排距、孔距；三排或多排孔注浆，注浆孔布置呈“梅花”状；双排孔注浆，注浆孔布置呈“品”字形；依据现场预注浆试验结果，合理确定排距、孔距。

6.3.2  注浆压力应根据高性能矿物基类胶凝材料可注性、具体土层、地下水条件与现场预注浆试验合理确定注浆压力。

6.3.3  渗透半径应根据具体地层与地下水条件、浆液初始粘度与粘度变化、浆液可注性与渗透性、初始地应力(注浆段埋深)、浆液容重、注浆压力等，结合现场预注浆试验检测结果，合理确定渗透半径。

6.3.4  注浆量应根据具体地层或土层、地下水与浆液条件，应通过现场预注浆试验检测结果，并结合渗透注浆模型预估计算，合理确定单一注浆段注浆量、全孔注浆量、整个工程注浆量。

6.3.5  注浆结束标准应据现场预注浆试验检测结果，并且结合设计注浆量、注浆压力，合理确定注浆结束标准，分为注浆量控制标准、注浆压力控制标准、单位吸浆量控制标准等。

6.4  高喷注浆设计

6.4.1  注浆孔布置型式、间距符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T 5200、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定，可以布置为矩形、梅花形；根据具体情况，并结合现场预注浆试验检测结果，合理确定注浆孔布置型式、间距。

6.4.2  高压定喷注浆、高压摆喷注浆的孔距为1.2m～2.5m，高压旋喷注浆的孔距为0.8m～1.2m；注浆深度超过20m的复杂地层，孔距取1.73R(R为旋喷固结体半径)、排距取1.5R最经济；高喷桩距要求视上覆荷载重力、单桩承载力、工程地质条件等具体确定，一般取桩距的3d～4d(d为旋喷桩直径)。

6.4.3  浆液变换原则符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定，

6.4.4  浆液喷射压力符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定，应根据具体情况结合现场预注浆试验检测结果，合理确定喷射压力；直接喷射压力可取20MPa～25MPa或更高压力。

6.4.5  浆液喷射半径确定依据、方法符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定，应根据地层埋深、土类型、土密实度、土强度、喷射压力、喷射时间等不同条件，结合现场预注浆试验检测结果合理确定喷射半径，浆液喷射半径一般为0.8m～3.0m。

6.4.6  采用“三管法”高压喷射工艺，应结合现场预注浆试验检测结果严格控制水浆混合比。若浆液水料比为0.8:1，则水浆混合比控制为0.15:1～0.2:1。

6.4.7  不同工艺高喷注浆的喷浆量符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T 5200、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定，应结合现场预注浆试验检测结果，合理确定喷浆量。

6.4.8  注浆结束标准符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T 5200、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定，应结合现场预注浆试验检测结果，合理确定注浆结束标准。

6.5  锚固注浆设计

6.5.1  浆液水料比应根据设计要求的抗拔力、锚索张拉时间，以及注浆泵对浆液初始粘度、粘度时程变化要求，并且结合现场调浆试验，合理确定浆液水料比。

6.5.2  注浆压力取决于浆液粘度、锚固段埋深，一般宜为0.8MPa～1.5MPa，埋深小于5m的预应力锚索/锚杆要求严格控制注浆压力不宜超过0.4MPa～0.5MPa。

6.5.3  单孔注浆量应依据锚固段长度与直径计算。

6.5.4  工程总注浆量应根据地层吸浆率、注浆压力、注浆持时，结合现场预注浆试验结果确定注浆量。

6.5.5  注浆结束标准应以设计最大注浆压力、或锚固段设计注浆量、或孔口溢出浓浆作为注浆结束标准。

# 7  注浆施工

7.1  静压注浆施工

7.1.1  注浆施工方法、注意事项、特殊问题处理技术与设理选择、性能要求、现场维护等，符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

7.1.2  钻孔方法、孔底冲洗、孔位偏差、孔径大小、钻进深度等要求与质量控制，符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

7.1.3  钻孔冲洗方法、质量管控符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定；压水试验方法、流程符合现行行业标准《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31的有关规定。

7.1.4  注浆方法与工艺流程符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定，浆液应随制、随注且一次性泵出，不允许浆液在注浆桶中滞留过长时间。

7.1.5  注浆压力、浆液变换原则符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

7.1.6  注浆封孔方法、要求符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

7.1.7  孔口封闭注浆方法、适用条件、技术要求、质量控制等符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

7.1.8  各种特殊情况处理方法符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

7.2  劈裂注浆施工

7.2.1  施工方法可采用单向阀管注浆方法，符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定；

7.2.2  对于人工暗挖隧道施工安全防控注浆，应在掌子面上首先造设厚度30cm的C20喷砼止浆墙，以防止注浆过程中冒浆

7.2.3  注意事项、特殊问题处理方法符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238、《注浆技术规程》YS/T 5211的有关规定。

7.2.4  钻孔方法、孔底冲洗、孔位偏差、孔径大小、钻进深度、质量控制符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238、《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定。

7.2.5  钻孔后孔中灌套壳料符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

7.2.6  单向阀管应在充满封闭泥浆的钻孔中插入，可采用内径φ40mm～60mm的PVC管，在管上每隔33cm～50cm钻一组射浆孔，管外射浆孔包橡皮套、管下端封闭、管内充满水。

7.2.7  灌注施工应自孔底向上连续注浆，每一米注浆一次，达到设计灌注压力后，提起一米芯管再灌注，如此重复进行；全孔注浆结束，应拔出芯管且清洗管中残留浆液，以便重复使用，单向阀管留在土层中。

7.3  渗透注浆施工

7.3.1  采用水泥浆液、粘土浆液、水泥粘土浆液、水泥粉煤灰浆液、水泥砂浆、水泥粘土砂浆等进行渗透注浆的设备均可用于高性能矿物基类胶凝材料。

7.3.2  钻孔方法、孔底冲洗、孔位偏差、钻孔直径、质量控制符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238、《注浆技术规程》YS/T 5211的有关规定。

7.3.3  高性能矿物基类胶凝材料与现行各种浆液用于渗透注浆的注浆方法、工艺流程一致，符合现行行业标准《注浆技术规程》YS/T 5211的有关规定。

7.4  高喷注浆施工

7.4.1  高喷施工方法、注意事项、特殊问题处理技术与设备选择、性能要求、现场维护等，符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定。

7.4.2  钻孔方法、孔底冲洗、孔位偏差、孔径大小、钻进深度、质量控制等，符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定。

7.4.3  钻孔冲洗方法、质量管控要求符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定，压水试验方法符合现行行业标准《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31的有关规定。

7.4.4  高喷方法、工艺流程符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定，浆液应随制、随注且一次性泵出，浆液不得在注浆桶中滞留过长时间。

7.4.5  高喷压力、浆液变换原则符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定，浆液喷射压力应尽快达到设计压力。

7.4.6  注浆封孔方法、要求符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定。

7.4.7  特殊情况处理方法符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238的有关规定。

7.5  锚固注浆施工

7.5.1  注浆泵的输出浆液压力、单位时间输浆量、浆液粘度限值、浆液重度限值等应满足设计与施工要求；注浆泵的允许工作压力应大于设计最大注浆压力1.5倍、压力波动范围小于注浆压力20%；注浆泵的工作压力应考虑输浆过程中管路损失对注浆压力影响，以确保足够注浆压力。

7.5.2  注浆施工可采用静压一次注浆方法，注浆过程注浆压力不变。

7.5.3  注浆管的出浆口应插入距离孔底300mm～500mm处，自钻孔底部向钻孔孔口处连续灌注，边注、边提注浆管，注浆管缓慢匀速撤出，不得将注浆管拔出浆液面，并且应确保注浆过程中从钻孔内顺利排水、排气。

7.5.4  注浆结束应及时清洗干净制浆桶、注浆管、注浆套管，防止其中残余浆液快速胶凝固化，并且做好注浆记录。

# 8  工程质量检测

8.0.1  静压注浆的工程质量检测与工程质量合格评定方法符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238、《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31的有关规定

8.0.2  劈裂注浆的工程质量检测与工程质量合格评定方法符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238、《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200的有关规定。

8.0.3  渗透注浆的工程质量检测与工程质量合格评定方法符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238、《注浆技术规程》YS/T 5211的有关规定。

8.0.4  高喷注浆的工程质量检测与工程质量合格评定方法符合现行行业标准《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》DL/T5113.1、《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200、《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31的有关规定。

8.0.5  锚固注浆注浆结束，自然养护24h即满足预应力张拉条件，可以进行锚固施工质量检测。

8.0.6  锚固注浆的工程质量检测与工程质量合格评定方法符合现行行业标准《岩土工程预应力锚索设计与施工技术规范》GJB 3635、《水电水利工程预应力锚索施工规范》DL/T 5083的有关规定。

# 9  工程验收

9.0.1  静压注浆工程验收的竣工资料、验收文件、验收方法、验收程序等符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148、《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238、《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31的有关规定。

9.0.2  劈裂注浆工程验收的竣工资料、验收文件、验收方法、验收程序等，符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238、《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200、《注浆技术规程》YS/T 5211的有关规定。

9.0.3  渗透注浆工程验收的竣工资料、验收文件、验收方法、验收程序等，符合现行行业标准《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238、《注浆技术规程》YS/T 5211的有关规定。

9.0.4  高喷注浆工程验收的竣工资料、验收文件、验收方法、验收程序等，符合现行行业标准《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》DL/T5113.1、《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T T5200、《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31的有关规定。

9.0.5  锚固注浆工程验收的竣工资料、验收文件、验收方法、验收程序等，符合现行行业标准《岩土工程预应力锚索设计与施工技术规范》GJB 3635、《水电水利工程预应力锚索施工规范》DL/T 5083的有关规定。

# 附录A  矿物基类胶凝材料浆液性能与影响因素

A.0.1  浆液泌水率可按质量百分比或体积百分比进行计算。

A.0.2  浆液泌水率按质量百分比计算时，应按下列公式进行计算：

δω=(wω/Wω)100%

式中：δω——泌水率（%）；

Wω——浆液拌合水质量（g）；

wω——浆液静置2h泌出水质量（g）；

A.0.3  浆液泌水率按体积百分比计算时，应按下列公式进行计算：

δω=(vω/Vω)100%

式中：δω——泌水率（%）；

Vω——浆液拌合水体积（ml）；

vω——浆液静置2h泌出水体积（ml）；

A.0.4  高性能矿物基类胶凝材料与纯水泥浆液泌水率试验结果分别见表A.0.4-1、表A.0.4-2，浆液水料比适合于上述不同注浆施工，浆液泌水率采用A.0.2公式计算方法。表中矿物基类结构剂掺入量＝水泥掺入量×10%。表A.0.4-1中的粘土为取自马鞍山姑山矿采场普通粘土，表A.0.4-1、表A.0.4-2中的水泥为P·O 52.5普通硅酸盐水泥。

表A.0.4-1 高性能矿物基类胶凝材料泌水率检测结果

| 水料比 | 水泥掺入比(wt%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 20 | 10 |
|  | 静置2h泌水率(%) |  |  |
| 1.5:1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.25:1 | 1 | 0.5 | 测不出 |
| 1:1 | 测不出 | 测不出 | 测不出 |

表A.0.4-2 纯水泥浆液性能试验结果

| 水料比 | 初始粘度 (s) | 初始容重 (kg/m3) | 静置2h泌水率 (%) | 初始凝聚力 (N/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:1 | 16.3 | 1.29×103 | 52 | 0.12 |
| 1:1 | 17.1 | 1.52×103 | 23 | 0.45 |
| 0.8:1 | 24.7 | 1.59×103 | 18 | 2.6 |
| 0.6:1 | 72.4 | 1.70×103 | 9 | 5.5 |
| 0.5:1 | 90.6 | 1.83×103 | 5 | 8.6 |

A.0.5  浆液结石率应按下列公式进行计算：

β＝Vψ／Vξ

式中：β——泌水率（%）；

Vψ——浆液拌合水体积（mm3）；

Vξ——浆液静置2h泌出水体积（mm3）；

A.0.6  表A.0.6给出了高性能矿物基类胶凝材料固化2h结石率试验结果，水泥为P·O 52.5普通硅酸盐水泥，粘土为哈尔滨商业粘土，浆液水料比适合于上述不同注浆施工。

表A.0.6 高性能矿物基类胶凝材料结石率测定结果

| 水料比 | 水泥掺入比(wt%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  |
|  | 矿物基类结构剂相对水泥掺入比(wt%) 矿物基类结构剂掺入量＝水泥掺入量×7%(10%，15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 |
|  | 2h浆液结石率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2:1 | 0.97 | 1 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5:1 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1.05 | 1.06 | 1 | 1.05 | 1.06 |
| 1.25:1 | 1 | 1.03 | 1.04 | 0.95 | 1.04 | 1.05 | 1 | 1.03 | 1.08 |
| 1:1 | 1 | 1.04 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1.07 | 1 | 1.05 | 1.07 |

A.0.7  针对具有一定地域代表性且注浆工程中常用的南宁粘土、哈尔滨粉质粘土、萍乡红粘土，制备适合于上述各种注浆的高性能矿物基类胶凝材料，进行浆液胶凝时间检测，检测结果见表A.0.7-1、表A.0.7-2、表A.0.7-3，水泥为P·O 52.5普通硅酸盐水泥，矿物基类结构剂的掺入比为矿物基类结构剂相对于水泥的掺入比，即矿物基类结构剂掺入量＝水泥掺入量×7.5%(10%，12.5%，15%)。

表A.0.7-1 高性能矿物基类胶凝材料胶凝时间与浆材配比/水料比之间关系

| 浆材配比 |  |  |  | 水料比 | 胶凝时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 |  | 水泥 | 矿物基类结构剂 |  |  |
| 南宁粘土 | 90% | 10% | 7.5% | 1.5:1 | 56min |
|  |  |  |  | 1:1 | 24min19s |
|  |  |  | 10% | 1.5:1 | 57s |
|  |  |  |  | 1:1 | 35s |
|  |  |  | 12.5% | 1.5:1 | 1min48s |
|  |  |  |  | 1:1 | 54s |
|  |  |  | 15% | 1.5:1 | 4min18s |
|  |  |  |  | 1:1 | 2min52s |

续表A.0.7-1 高性能矿物基类胶凝材料胶凝时间与浆材配比/水料比之间关系

| 浆材配比 |  |  |  | 水料比 | 胶凝时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 |  | 水泥 | 矿物基类结构剂 |  |  |
| 南 宁 粘 土 | 80% | 20% | 7.5% | 1.5:1 | 42min |
|  |  |  |  | 1:1 | 27min15s |
|  |  |  | 10% | 1.5:1 | 51s |
|  |  |  |  | 1:1 | 27s |
|  |  |  | 12.5% | 1.5:1 | 1min20s |
|  |  |  |  | 1:1 | 53s |
|  |  |  | 15% | 1.5:1 | 8min32s |
|  |  |  |  | 1:1 | 4min36s |
|  | 70% | 30% | 7.5% | 1.5:1 | 29min |
|  |  |  |  | 1:1 | 22min14s |
|  |  |  | 10% | 1.5:1 | 49s |
|  |  |  |  | 1:1 | 28s |
|  |  |  | 12.5% | 1.5:1 | 1min1s |
|  |  |  |  | 1:1 | 27s |
|  |  |  | 15% | 1.5:1 | 1min20s |
|  |  |  |  | 1:1 | 41s |

表A.0.7-2 高性能矿物基类胶凝材料胶凝时间与浆材配比/水料比之间关系

| 浆材配比 |  |  |  | 水料比 | 胶凝时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘土 |  | 水泥 | 矿物基类结构剂 |  |  |
| 萍乡红粘土 | 90% | 10% | 7.5% | 1.5:1 | 31min11s |
|  |  |  |  | 1:1 | 24min22s |
|  |  |  | 10% | 1.5:1 | 59s |
|  |  |  |  | 1:1 | 31s |
|  |  |  | 12.5% | 1.5:1 | 1min2s |
|  |  |  |  | 1:1 | 47s |
|  |  |  | 15% | 1.5:1 | 3min5s |
|  |  |  |  | 1:1 | 58s |
|  | 80% | 20% | 7.5% | 1.5:1 | 31min18s |
|  |  |  |  | 1:1 | 26min16s |
|  |  |  | 10% | 1.5:1 | 57s |
|  |  |  |  | 1:1 | 34s |
|  |  |  | 12.5% | 1.5:1 | 1min15s |
|  |  |  |  | 1:1 | 38s |
|  |  |  | 15% | 1.5:1 | 6min13s |
|  |  |  |  | 1:1 | 1min28s |
|  | 70% | 30% | 7.5% | 1.5:1 | 27min11s |
|  |  |  |  | 1:1 | 23min10s |
|  |  |  | 10% | 1.5:1 | 51s |
|  |  |  |  | 1:1 | 24s |

续表A.0.7-2 高性能矿物基类胶凝材料胶凝时间与浆材配比/水料比之间关系

| 浆材配比 |  |  |  | 水料比 | 胶凝时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘土 |  | 水泥 | 矿物基类结构剂 |  |  |
| 萍 乡 红 粘 土 | 70% | 30% | 12.5% | 1.5:1 | 1min37s |
|  |  |  |  | 1:1 | 19s |
|  |  |  | 15% | 1.5:1 | 1min3s |
|  |  |  |  | 1:1 | 11s |

表A.0.7-3 高性能矿物基类胶凝材料胶凝时间与浆材配比/水料比之间关系

| 浆材配比 |  |  |  | 水料比 | 胶凝时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 |  | 水泥 | 矿物基类结构剂 |  |  |
| 哈尔滨粉质粘土 | 90% | 10% | 7.5% | 1.5:1 | 51min12s |
|  |  |  |  | 1:1 | 31min7s |
|  |  |  | 10% | 1.5:1 | 49s |
|  |  |  |  | 1:1 | 31s |
|  |  |  | 12.5% | 1.5:1 | 2min34s |
|  |  |  |  | 1:1 | 29s |
|  |  |  | 15% | 1.5:1 | 3min29s |
|  |  |  |  | 1:1 | 1min57s |
|  | 80% | 20% | 7.5% | 1.5:1 | 40min17s |
|  |  |  |  | 1:1 | 29min16s |
|  |  |  | 10% | 1.5:1 | 37s |
|  |  |  |  | 1:1 | 29s |
|  |  |  | 12.5% | 1.5:1 | 1min28s |
|  |  |  |  | 1:1 | 57s |
|  |  |  | 15% | 1.5:1 | 7min54s |
|  |  |  |  | 1:1 | 2min17s |
|  | 70% | 30% | 7.5% | 1.5:1 | 27min31s |
|  |  |  |  | 1:1 | 22min35s |
|  |  |  | 10% | 1.5:1 | 43s |
|  |  |  |  | 1:1 | 24s |
|  |  |  | 12.5% | 1.5:1 | 1min31s |
|  |  |  |  | 1:1 | 41s |
|  |  |  | 15% | 1.5:1 | 1min51s |
|  |  |  |  | 1:1 | 43s |

# 附录B  矿物基类胶凝材料结石体性能与影响因素

B.0.1  针对在具有一定地域代表性的南宁粘土、南宁红粘土、龙州红粘土、萍乡红粘土、信阳黄土、马鞍山粘土、哈尔滨粉质粘土等七种天然粘性土，以及南宁商业粘土、哈尔滨商业粘土、马鞍山商业粘土，制备高性能矿物基类胶凝材料，进行浆液结石体标准养护7d/28d抗压强度与养护时间、浆材配比之间关系试验检测，检测结果见表B.0.1-1～表B.0.1-6，水泥为P·O 52.5普通硅酸盐水泥，矿物基类结构剂的掺入比为矿物基类结构剂相对于水泥的掺入比，即矿物基类结构剂掺入量＝水泥掺入量×10%(15%，20%)。

B.0.2  采用渗透系数表示浆液结石体的抗渗性，针对在具有一定地域代表性的南宁粘土、南宁红粘土、龙州红粘土、萍乡红粘土、信阳黄土、马鞍山粘土、哈尔滨粉质粘土，以及南宁商业粘土、哈尔滨商业粘土、马鞍山商业粘土，制备高性能矿物基类胶凝材料，进行浆液结石体标准养护28d后抗渗性试验检测，渗透系数检测结果见表B.0.2，水泥为P·O 52.5普通硅酸盐水泥，矿物基类结构剂的掺入比为矿物基类结构剂相对于水泥的掺入比，即矿物基类结构剂掺入量＝水泥掺入量×10%(15%，20%)。

B.0.3  在实际注浆工程中，关心浆液结石体渗透系数与渗透坡降(压力水头)之间关系，因此针对哈尔滨粉质粘土、萍乡红粘土、南宁红粘土、南宁粘土、信阳黄土，制备高性能矿物基类胶凝材料，进行浆液结石体渗透系数与渗透坡降之间关系试验检测，检测结果见表B.0.2。浆材配比为粘土掺入比80％，水泥掺入比20％，矿物基类结构剂采用外掺的方式掺入，矿物基类结构剂掺入量＝水泥掺入量×10％，水料比1:1。由于受试验渗透坡降限制，试验中试件未发生渗透破坏，因此试验结果仅供参考。

表B.0.1-1 高性能矿物基类胶凝材料结石体抗压强度与抗渗性检测结果

| 浆液材料配比 |  |  |  | 水料比 | 标准养护7d |  | 标准养护28d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 |  | 水泥 | 矿物基类 结构剂（外加） |  | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s |
| 南宁粘土 | 80% | 20% | 10% | 1.25:1 | 0.64 | 3.08×10-5 | 2.39 | 2.15×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.21 | 1.81×10-6 | 2.77 | 1.56×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.97 | 3.33×10-7 | 4.24 | 2.97×10-7 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 1.03 | 2.89×10-5 | 4.11 | 2.11×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 2.57 | 1.67×10-6 | 5.82 | 1.44×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 3.05 | 4.19×10-7 | 5.13 | 0.56×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 2.15 | 3.85×10-6 | 4.21 | 5.02×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 3.60 | 4.45×10-7 | 4.62 | 4.08×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 3.78 | 5.47×10-7 | 7.02 | 3.17×10-7 |
|  | 85% | 15% | 10% | 1.25:1 | 0.71 | 5.22×10-5 | 2.15 | 3.23×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.21 | 5.36×10-6 | 2.89 | 5.56×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.66 | 6.11×10-6 | 3.96 | 3.12×10-6 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 1.33 | 4.22×10-5 | 4.05 | 7.21×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.92 | 9.05×10-6 | 5.22 | 6.61×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.07 | 7.34×10-7 | 5.32 | 4.89×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 2.57 | 9.89×10-6 | 3.88 | 8.55×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 2.98 | 9.10×10-7 | 4.61 | 7.82×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 3.16 | 7.81×10-7 | 5.27 | 2.64×10-7 |
|  | 90% | 10% | 10% | 1.25:1 | 0.58 | 7.61×10-5 | 1.93 | 3.81×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 0.81 | 9.18×10-6 | 1.85 | 6.77×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.12 | 7.32×10-6 | 2.51 | 4.94×10-6 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 0.83 | 9.07×10-5 | 2.89 | 7.89×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.46 | 8.27×10-6 | 4.49 | 6.33×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.94 | 6.51×10-6 | 4.27 | 4.92×10-6 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 2.03 | 9.77×10-6 | 3.62 | 8.67×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 2.37 | 6.79×10-7 | 4.10 | 6.53×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 3.48 | 5.46×10-7 | 5.46 | 3.44×10-7 |

表B.0.1-2 高性能矿物基类胶凝材料结石体抗压强度与抗渗性检测结果

| 浆液材料配比 |  |  |  | 水料比 | 标准养护7d |  | 标准养护28d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 |  | 水泥 | 矿物基类 结构剂（外加） |  | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s |
| 南宁红粘土 | 80％ | 20％ | 10% | 1.25:1 | 0.94 | 2.11×10-6 | 2.08 | 1.82×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.06 | 1.19×10-6 | 2.33 | 1.17×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.29 | 3.94×10-7 | 3.24 | 8.11×10-7 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 1.01 | 3.54×10-7 | 2.59 | 3.91×10-7 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.59 | 2.22×10-7 | 3.44 | 1.06×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.97 | 1.06×10-7 | 3.99 | 2.02×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 1.23 | 2.68×10-7 | 3.78 | 1.93×10-7 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.64 | 1.80×10-7 | 4.55 | 1.26×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.21 | 1.35×10-7 | 4.83 | 1.07×10-7 |
|  | 85% | 15% | 10% | 1.25:1 | 0.83 | 5.22×10-6 | 1.97 | 4.61×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 0.95 | 4.09×10-6 | 2.22 | 2.98×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.18 | 3.64×10-7 | 3.13 | 2.53×10-7 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 0.90 | 4.92×10-7 | 2.48 | 3.81×10-7 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.48 | 4.51×10-7 | 3.33 | 3.41×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.86 | 3.65×10-7 | 3.78 | 2.54×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 1.15 | 3.19×10-7 | 3.67 | 2.08×10-7 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.53 | 3.26×10-7 | 4.42 | 2.15×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.11 | 2.47×10-7 | 4.72 | 1.35×10-7 |
|  | 90% | 10% | 10% | 1.25:1 | 0.72 | 9.11×10-6 | 1.05 | 7.64×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 0.86 | 8.64×10-6 | 2.11 | 6.92×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.98 | 6.23×10-7 | 2.89 | 4.23×10-7 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 0.96 | 2.08×10-6 | 1.97 | 2.02×10-7 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.91 | 3.99×10-7 | 2.38 | 3.29×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.07 | 2.67×10-7 | 3.03 | 2.17×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 1.88 | 2.85×10-6 | 2.51 | 2.81×10-7 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.93 | 2.93×10-7 | 3.24 | 2.73×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.14 | 2.55×10-7 | 3.97 | 2.39×10-7 |
|  | 75％ | 25％ | 15% | 1:1 | ―― | 2.27×10-7 | 4.67 | 1.95×10-7 |

表B.0.1-3 高性能矿物基类胶凝材料结石体抗压强度与抗渗性检测结果

| 浆液材料配比 |  |  |  | 水料比 | 标准养护7d |  | 标准养护28d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 |  | 水泥 | 矿物基类 结构剂（外加） |  | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s |
| c | 80% | 20% | 10% | 1.25:1 | 1.17 | 6.51×10-5 | 2.42 | 2.82×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.32 | 4.28×10-6 | 2.63 | 2.37×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.39 | 3.68×10-6 | 3.74 | 3.18×10-6 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 1.08 | 6.71×10-5 | 3.94 | 2.83×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.98 | 5.67×10-6 | 3.99 | 2.46×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.37 | 4.38×10-7 | 4.64 | 8.38×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 2.49 | 4.43×10-6 | 3.21 | 8.71×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 2.88 | 8.82×10-7 | 4.09 | 3.13×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.97 | 6.23×10-7 | 5.05 | 2.27×10-7 |
|  | 85% | 15% | 10% | 1.25:1 | 0.84 | 9.12×10-5 | 2.26 | 4.37×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.17 | 6.67×10-6 | 2.71 | 3.81×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.00 | 5.88×10-6 | 3.06 | 3.03×10-6 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 0.99 | 8.72×10-5 | 2.39 | 6.34×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.41 | 7.43×10-6 | 3.36 | 4.83×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.29 | 5.68×10-7 | 4.04 | 4.20×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 0.91 | 9.41×10-6 | 2.57 | 6.69×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.55 | 8.74×10-7 | 2.98 | 7.75×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.37 | 4.89×10-7 | 4.25 | 2.28×10-7 |
|  | 90% | 10% | 10% | 1.25:1 | 0.86 | 9.15×10-5 | 2.06 | 7.66×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 0.99 | 8.18×10-5 | 1.96 | 2.91×10-5 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.07 | 3.09×10-6 | 3.14 | 6.56×10-6 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 0.83 | 9.07×10-5 | 2.89 | 7.89×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 0.96 | 7.23×10-5 | 2.05 | 6.83×10-5 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.33 | 6.71×10-6 | 3.01 | 5.38×10-6 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 0.94 | 8.96×10-5 | 2.89 | 7.89×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.07 | 7.12×10-5 | 2.05 | 6.83×10-5 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.44 | 6.60×10-6 | 3.21 | 5.27×10-6 |

表B.0.1-4 高性能矿物基类胶凝材料结石体抗压强度与抗渗性检测结果

| 浆液材料配比 |  |  |  | 水料比 | 标准养护7d |  | 标准养护28d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 |  | 水泥 | 矿物基类 结构剂（外加） |  | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s |
| 萍乡红粘土 | 80% | 20% | 10% | 1.25:1 | 1.20 | 6.62×10-5 | 2.53 | 2.93×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.43 | 4.39×10-6 | 2.74 | 2.26×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.50 | 3.57×10-6 | 3.85 | 3.29×10-6 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 1.19 | 6.60×10-5 | 4.05 | 2.72×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 2.09 | 5.56×10-6 | 4.10 | 2.35×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.48 | 4.27×10-7 | 4.75 | 8.28×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 2.51 | 4.32×10-6 | 3.32 | 3.71×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 2.69 | 8.82×10-7 | 4.20 | 3.24×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.99 | 6.23×10-7 | 5.16 | 2.16×10-7 |
|  | 85% | 15% | 10% | 1.25:1 | 0.95 | 9.01×10-5 | 2.37 | 4.26×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.28 | 6.56×10-6 | 2.82 | 3.70×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.11 | 5.76×10-6 | 3.17 | 3.38×10-6 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 0.98 | 8.61×10-5 | 2.41 | 6.23×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.49 | 7.32×10-6 | 3.47 | 4.72×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.38 | 5.57×10-7 | 4.15 | 4.09×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 0.96 | 9.30×10-6 | 2.68 | 6.57×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.69 | 8.63×10-7 | 3.08 | 7.64×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.48 | 4.78×10-7 | 4.36 | 2.17×10-7 |
|  | 90% | 10% | 10% | 1.25:1 | 0.97 | 9.04×10-5 | 2.17 | 7.55×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.10 | 8.07×10-5 | 2.11 | 2.80×10-5 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.18 | 2.98×10-6 | 3.25 | 6.45×10-6 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 0.94 | 8.47×10-5 | 2.92 | 7.78×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.02 | 7.12×10-5 | 2.16 | 6.72×10-5 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.45 | 6.60×10-6 | 3.27 | 5.26×10-6 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 0.99 | 8.85×10-5 | 3.02 | 7.78×10-5 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.13 | 7.01×10-5 | 2.19 | 6.72×10-5 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.58 | 6.49×10-6 | 3.32 | 5.16×10-6 |

表B.0.1-5 高性能矿物基类胶凝材料结石体抗压强度与抗渗性检测结果

| 浆液材料配比 |  |  |  | 水料比 | 标准养护7d |  | 标准养护28d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 |  | 水泥 | 矿物基类 结构剂（外加） |  | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s |
| 哈尔滨粉质粘土 | 80% | 20% | 10% | 1.25:1 | 1.71 | 4.41×10-6 | 3.01 | 2.42×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.94 | 2.17×10-6 | 3.25 | 1.75×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.01 | 1.36×10-6 | 4.36 | 2.78×10-7 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 1.77 | 4.39×10-6 | 4.56 | 2.51×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 2.60 | 3.35×10-6 | 4.61 | 1.84×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.78 | 2.05×10-7 | 5.26 | 0.98×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 2.08 | 2.10×10-6 | 3.83 | 1.74×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 2.13 | 6.61×10-7 | 4.71 | 3.13×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.48 | 4.01×10-7 | 5.67 | 1.66×10-7 |
|  | 85% | 15% | 10% | 1.25:1 | 1.46 | 6.68×10-6 | 2.88 | 3.75×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.79 | 4.34×10-6 | 3.33 | 3.21×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.62 | 3.55×10-6 | 3.68 | 2.87×10-7 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 1.66 | 6.39×10-6 | 2.92 | 5.72×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.99 | 5.11×10-6 | 3.98 | 4.21×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.98 | 3.36×10-7 | 4.66 | 3.74×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 1.47 | 7.09×10-6 | 3.19 | 6.06×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 2.20 | 6.42×10-7 | 3.69 | 7.13×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.99 | 2.57×10-7 | 4.87 | 1.95×10-7 |
|  | 90% | 10% | 10% | 1.25:1 | 1.48 | 6.93×10-6 | 2.58 | 7.04×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.61 | 5.89×10-6 | 2.76 | 2.31×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.69 | 0.77×10-6 | 3.76 | 5.92×10-7 |
|  |  |  | 15% | 1.25:1 | 1.45 | 6.25×10-6 | 3.03 | 7.26×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.53 | 4.91×10-6 | 2.67 | 6.21×10-6 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 1.96 | 4.16×10-6 | 3.78 | 4.93×10-7 |
|  |  |  | 20% | 1.25:1 | 1.50 | 6.64×10-7 | 3.53 | 7.56×10-6 |
|  |  |  |  | 1:1 | 1.64 | 4.95×10-7 | 3.69 | 6.51×10-7 |
|  |  |  |  | 0.8:1 | 2.09 | 4.28×10-7 | 3.83 | 4.61×10-7 |
|  | 75％ | 25％ | 15％ | 1:1.29 | ―― | 1.49×10-7 | 5.34 | 1.02×10-7 |
|  | 75％ | 25％ | 10％ | 0.8:1 | ―― | 1.56×10-7 | 3.59 | 1.12×10-7 |

表B.0.1-6 高性能矿物基类胶凝材料结石体抗压强度与抗渗性检测结果

| 浆液材料配比 |  |  |  |  | 水料比 | 标准养护7d |  | 标准养护28d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 |  |  | 水泥 | 矿物基类 结构剂（外加） |  | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s | 抗压强度 MPa | 渗透系数 cm/s |
| 龙州红粘土 | 72％ | 28％ |  | 15％ | 1:1.36 | ―― | 1.41×10-7 | 6.24 | 1.14×10-7 |
|  | 72％ | 28％ |  | 20％ | 1:1.36 | ―― | 0.88×10-7 | 6.55 | 0.42×10-7 |
|  | 75％ | 25％ |  | 15％ | 1:1 | ―― | 2.23×10-7 | 5.73 | 1.34×10-7 |
|  | 75％ | 25％ |  | 20％ | 1:1 | ―― | 1.05×10-7 | 5.97 | 0.87×10-7 |
| 马鞍山粘土 | 90％ | 10％ |  | 10％ | 1:0.74 | 1.78 | 5.17×10-6 | 2.95 | 3.37×10-6 |
|  | 82％ | 18％ |  | 10％ | 1:0.74 | 2.92 | 3.12×10-7 | 4.08 | 2.63×10-7 |
|  | 80％ | 20% |  | 10％ | 1:0.74 | 3.31 | 2.26×10-7 | 5.59 | 1.78×10-7 |
|  | 80％ | 20% |  | 15％ | 1:0.74 | 3.54 | 2.00×10-7 | 6.07 | 0.92×10-7 |
|  | 80％ | 20% |  | 15％ | 1:1 | 2.21 | 4.35×10-6 | 4.53 | 5.31×10-6 |
|  | 90％ | 10% |  | 15％ | 1:0.74 | 2.44 | 3.73×10-7 | 3.14 | 4.51×10-7 |
| 南宁商业粘土 | 80％ | 20％ |  | 10％ | 1:1 | 2.87 | 4.09×10-7 | 3.94 | 3.68×10-7 |
|  | 82％ | 18％ |  | 10％ | 1:1 | 2.44 | 1.34×10-7 | 3.75 | 1.12×10-7 |
|  | 82％ | 10％ |  | 10％ | 1:1 | 1.23 | 3.46×10-7 | 2.92 | 2.06×10-7 |
|  | 80％ | 20％ |  | 15％ | 1:1 | 2.93 | 2.56×10-7 | 4.37 | 2.15×10-7 |
|  | 80％ | 20％ |  | 15％ | 0.8:1 | 3.01 | 2.88×10-7 | 4.69 | 1.04×10-7 |
|  | 80％ | 20％ |  | 20％ | 0.8:1 | 3.68 | 2.53×10-7 | 5.69 | 0.97×10-7 |
| 哈尔滨商业粘土 | 75％ | 25％ |  | 20％ | 0.8:1 | 5.25 | 2.05×10-7 | 6.17 | 1.86×10-7 |
|  | 80% | 20% |  | 10% | 1.2:1 | 2.39 | 2.46×10-7 | 3.69 | 1.72×10-7 |
|  | 90% | 10% |  | 10% | 0.8:1 | 1.28 | 2.21×10-6 | 2.84 | 3.52×10-7 |
|  | 90% | 10% |  | 15% | 0.8:1 | 2.19 | 4.23×10-7 | 3.39 | 1.98×10-7 |
|  | 90% | 10% |  | 15% | 1:1 | 1.44 | 5.66×10-7 | 3.45 | 3.07×10-7 |
|  | 80% | 20% |  | 15% | 1:1 | 2.81 | 5.09×10-7 | 4.51 | 2.90×10-7 |
| 马鞍山商业粘土 | 90％ | 10％ |  | 10％ | 1.2:1 | 1.96 | 2.15×10-6 | 2.33 | 8.67×10-7 |
|  | 80％ | 20％ |  | 10％ | 1.2:1 | 2.84 | 4.09×10-7 | 3.55 | 3.38×10-7 |
|  | 75％ | 25％ |  | 10％ | 1.2:1 | 2.97 | 4.17×10-7 | 4.03 | 3.11×10-7 |
|  | 80％ | 20％ |  | 20％ | 1.2:1 | 3.03 | 2.21×10-7 | 3.99 | 1.94×10-7 |
|  | 80％ | 20％ |  | 20％ | 0.8:1 | 3.22 | 1.93×10-7 | 4.32 | 1.01×10-7 |
|  | 90％ | 10％ |  | 15％ | 0.8:1 | 2.08 | 2.82×10-7 | 3.16 | 4.21×10-7 |

表B.0.2 高性能矿物基类胶凝材料结石体渗透系数与渗透坡降之间关系

| 制浆粘土 | 渗透坡降 | 渗透系数 |
| --- | --- | --- |
| 哈尔滨粉质粘土 | 12m | 2.45×10-7cm/s |
|  | 15m | 2.55×10-7cm/s |
|  | 18m | 6.78×10-7cm/s |
|  | 24m | 3.95×10-7cm/s |
|  | 30m | 2.89×10-6cm/s |
|  | 44m | 5.16×10-7cm/s |
| 萍乡红粘土 | 12m | 1.64×10-7cm/s |
|  | 15m | 1.99×10-7cm/s |
|  | 18m | 3.41×10-7cm/s |
|  | 24m | 4.57×10-6cm/s |
|  | 30m | 3.91×10-6cm/s |
|  | 44m | 7.22×10-6cm/s |
| 南宁红粘土 | 12m | 1.09×10-7cm/s |
|  | 15m | 2.11×10-7cm/s |
|  | 18m | 3.82×10-7cm/s |
|  | 24m | 3.71×10-6cm/s |
|  | 30m | 6.49×10-6cm/s |
|  | 44m | 7.91×10-6cm/s |
| 南宁粘土 | 12m | 3.29×10-7cm/s |
|  | 15m | 3.58×10-7cm/s |
|  | 18m | 4.68×10-7cm/s |
|  | 24m | 2.07×10-6cm/s |
|  | 30m | 3.39×10-6cm/s |
|  | 44m | 6.05×10-6cm/s |
| 信阳黄土 | 12m | 4.88×10-7cm/s |
|  | 15m | 5.12×10-7cm/s |
|  | 18m | 7.57×10-7cm/s |
|  | 24m | 6.04×10-6cm/s |
|  | 30m | 6.62×10-6cm/s |
|  | 44m | 7.45×10-6cm/s |

# 附录C  高性能锚固剂浆液结石体性能

C.0.1  高性能锚固剂浆液结石体抗压强度见表C.0.1。

表C.0.1 高性能锚固剂浆液结石体抗压强度

| 水料比 | 标准养护无侧限抗压强度(MPa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1天 | 3天 | 7天 | 28天 | 365天 |
| 0.28 | 35.2 | 48.3 | 62.7 | 65.1 | 70.8 |
| 0.27 | 37.3 | 51.7 | 65.4 | 68.9 | 72.3 |

# 附录D  现场小额调浆试验方法

D.0.1  在注浆施工之前，应按照注浆设计的浆材配比、水料比，采用5kg天平称取各种浆材，在10kg容量的制浆桶中多次制作高性能矿物基类胶凝材料，采用漏斗粘度计、密度计、量筒测定浆液初始漏斗粘度、初始密度、泌水率，浆液粘度、初始密度、泌水率测试方法符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148的有关规定。

# 本标准用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086

《混凝土外加剂》GB 8076

《混凝土膨胀剂》GB/T 23439

《水利水电工程预应力锚索施工规范》DL/T 5083

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148

《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T 5200

《土坝灌浆技术规范》DL/T 5238

《岩土工程预应力锚索设计与施工技术规范》GJB 3635

《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

《注浆技术规程》YS/T 5211

《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》DGJ 32/TJ225

中国工程建设标准化协会标准

高性能矿物基类胶凝材料注浆技术规程

T/CECS ×××- 20××

- 条文说明

制定说明

根据中国工程建设标准化协会《关于印发『2021年第一批工程建设协会标准制订、修订计划』的通知》(建标协字〔2021〕011号)的要求，《高性能矿物基类胶凝材料注浆技术规程》编制组进行了大量的调查研究，总结了我国注浆防渗加固施工的实践经验，参考相关法规与标准，在广泛征求意见的基础上制定了本。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《高性能矿物基类胶凝材料注浆技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总则	（35）

2  术语	（36）

3  基本规定	（37）

4  材料	（38）

5  浆材制备	（39）

6  注浆设计	（41）

6.1 静压注浆设计	（41）

6.2 劈裂注浆设计	（41）

6.3 渗透注浆设计	（42）

6.4 高喷注浆设计	（42）

6.5 锚固注浆设计	（43）

7  注浆施工	（44）

7.1 静压注浆施工	（44）

7.2 劈裂注浆施工	（44）

7.3 渗透注浆施工	（44）

7.4 高喷注浆施工	（44）

7.5 锚固注浆施工	（45）

8  工程质量检测	（46）

9  工程验收	（47）

# 1  总  则

1.0.1  本规程是基于高性能矿物基类胶凝材料适用范围与应用工艺，总结实践经验并吸取国内外研究成果编制而成。

1.0.2  本规程适用于采用高性能矿物基类胶凝材料，通过静压注浆、劈裂注浆、渗透注浆、高压摆喷、高压旋喷、高压定喷等注浆工艺，进行不同地区水库土石坝除险加固(含：大型水库除险加固)、堤防土石坝除险加固(含：引水工程除险加固)、坝基与坝肩裂隙基岩堵漏防渗、边坡防渗加固与滑坡治理、地基加固与特殊土处理(含：低填方与高填方地基／路基加固、病害治理)、隧道注浆止水防渗、岩土工程冻害防治，以及预应力锚索/锚杆锚固段注浆等，包括浆材选取、制浆工艺、注浆设计方法、注浆技术、施工管控、质检方法、验收标准等。

1.0.3  本规程编制时严格执行国家技术经济政策，并考虑了注浆工程安全性、适用性、先进性、经济性与环保节能等要求。

# 2  术  语

2.0.1  本章仅列出本规程中出现且需要明确定义的术语。对于注浆设计施工专业性的通用术语和在条文中已加阐明的术语，本章均不再列出。

术语的解释大部分只是概括性含义，术语的英文名称并非标准化名称，仅供引用时参考。

2.0.6～2.0.10  根据注浆方法，注浆可分为静压注浆、劈裂注浆、渗透注浆、高喷注浆、锚固注浆。注浆设计、施工，应根据注浆目的，结合场地工程地质与水文地质条件、环境条件、施工条件等因素综合选用合适注浆工艺。

# 3  基本规定

3.0.1～3.0.5  堤防、大坝注浆防渗加固工程属于地下隐蔽工程，技术文件的完备性、技术数据的可靠性均直接影响工程质量。

3.0.6  设计报告中应包括浆液、主要参数，以及注浆工艺、技术要求、质量标准、验收方法等内容。相关设计图纸包括注浆平面布置图、纵剖面布置图、特殊部位设计图、观测设备布置图等。施工组织设计，应包括施工、管理问题说明等。

# 4  材  料

4.0.1  高性能矿物基类胶凝材料与现行水泥基类浆液类似，注浆基本要求可采取现行水泥注浆规范执行。

4.0.2、4.0.3  矿物基类结构剂与高性能锚固剂需有较高的反应活性，颗粒粒径细的材料反应活性更高，因此对比表面积有一定要求；由于土性或地层类型不同且考虑静压注浆、劈裂注浆、渗透注浆、高喷注浆等不同注浆工艺对浆液性能要求，而选用不同原材料配比的矿物基类结构剂，因此存在一定密度范围。

4.0.4  经过大量室内试验分析，矿物基类结构剂可与不同地区、不同组成的粘土配合利用，因此粘土既可采用商业粘土，也可采用注浆施工现场就地就近采取的天然粘土或粘性土作为制浆土料。

4.0.5  高性能矿物基类胶凝材料的水质选取标准可与现行水泥基类浆液相同，选取相同制浆用水。

4.0.6  外加剂的选取需经过室内试验，明确外加剂与矿物基类结构剂、水泥相容性基础上，根据注浆性能需求选择性添加。

# 5  浆材制备

5.0.1  浆液材料最佳配比方案是满足注浆目的、注浆工艺对浆液性能要求，在此基础上，应采用低含水率浆液，低含水率浆液结石体孔隙组成、宏观性能更优；此外，在满足性能要求基础上浆材节减性对工程成本控制尤为重要。特殊环境，例如盐碱地注浆，浆液与盐碱土中碱金属离子、碱土金属离子、酸根离子、氢氧根离子等反应可能对浆液性能产生影响，因此浆材最佳配比方案、外加剂添加应考虑与浆液其他成分或周围地层反应所得产物和副产物的影响，要求经过室内试验以确定浆材配比方案。在施工现场就地就近取土制备浆液，不同场地土质、水泥类型均有一定差异性，导致制备的浆液性能存在差异，并且注浆地层条件、注浆目的不同对浆液性能要求不同，因此要求经现场小额调浆试验确定浆材最佳配比方案；首次注浆目的是快速封堵较大渗流通道且使注浆加固体变均匀，二次注浆目的是封堵未灌注的细小孔隙、裂隙、空洞；

5.0.2  高性能矿物基类胶凝材料的注浆应用是基于天然矿物结晶原理、天然非晶质体形成原理，利用矿物基类结构剂中活性成分与水、土中碱金属或碱土金属元素发生一系列化学反应，生成大量强度高、胶结强度大、耐酸碱强、长期耐水且微膨胀的固溶胶体、结晶水化物，作为土颗粒胶结物、孔隙/裂隙/空洞充填物，实现注浆加固体胶凝固化密实、加固、堵水、防渗、防冻害，浆材的主体成分为粘土，掺量达80％～90％。

5.0.3  在满足注浆需求与浆液扩散半径条件下，浆液水料比越小越好。

5.0.5  因为高性能矿物基类胶凝材料具有较高表面活性，必须采用机械分散才能达到良好性能。若无高速搅拌机、或需要大容量搅拌机，可自制大扭矩搅拌机，或以混凝土搅拌机、强制式搅拌机。为了避免因浆液在制浆桶、管路中停留过长时间胶凝而无法泵出或堵塞管路，要求制浆桶的容量与注浆泵的排浆量匹配，以确保每桶浆液被一次性快速注入地层或土体中。

5.0.6  高性能矿物基类胶凝材料胶凝速度快，在大量使用条件下，要求现场集中制备且随制、随注，以避免出现无法泵出或堵塞管路现象。

5.0.7  一般情况下，高性能矿物基类胶凝材料室内试验具有一定研究性质，而浆液现场检测则主要服务于施工过程质量控制，检测项目应精简易行。注浆过程中，尤其是循环式注浆，浆液性质发生变化难以避免，现场检测数据应如实记录，根据注浆孔段情况及时调整浆液性能。

5.0.8  高性能矿物基类胶凝材料泌水后，一方面影响剩余浆液流变性而降低浆液扩散性，另一方面因在注浆体中留下空隙而影响注浆效果。因此，要求合格浆液应具有低泌水性或不泌水。此外，高性能矿物基类胶凝材料其他性能合格评定标准，应满足注浆目的、注浆对浆液性能需求。

# 6  注浆设计

6.1  静压注浆设计

6.1.1  高性能矿物基类胶凝材料用于大坝、堤防防渗注浆的主要目的是形成防水帷幕，因此注浆孔布置也可选择单排注浆孔；进行大坝、堤防、边坡等注浆除险加固，布置一排注浆孔很难连成整体，要求布置不少于2排注浆孔；此外，“梅花”状布置、“品”字型布置注浆孔，可以保证各注浆孔浆液有效扩散范围相互搭接质量，更易形成整体加固体。

6.1.2～6.1.4  要求根据地层或土体渗透性、孔隙／裂隙／空洞、动水压力、注浆段埋深、浆液渗透性、注浆目的等，并且结合注浆模型计算结果、预注浆试验结果，合理确定注浆压力、注浆扩散半径、注浆量，以满足注浆目的、浆液扩散半径达到设计要求且不跑浆、不串浆、不返浆，也以此作为评定注浆压力确定合理性的基本标准。

6.1.5  注浆结束标准，应根据工程地质与水文地质条件、浆液性能、浆液注入量、注浆压力、注浆段长度等综合确定。原则上，既要保证注浆效果、堤坝等安全运行，又不造成浪费。

6.2  劈裂注浆设计

6.2.3  劈裂注浆采用高压注浆工艺，将高性能矿物基类胶凝材料注入土层或土体中，对注浆孔四周地层或土体施加附加压应力，迫使地层或土体发生劈裂而形成剪切裂隙，因此需要较大注浆压力，一般以2MPa～5MPa为宜。

6.2.4  影响劈裂半径的主要因素为岩土强度、裂隙或孔隙性、劈裂压力、劈裂时间、浆液粘度等，因素多而复杂，很难直接通过计算得出，因此需要根据预注浆试验检测结果合理确定劈裂半径。

6.2.5  影响注浆量的主要因素为劈裂半径、劈裂程度、注浆压力、裂隙岩土吸浆量、浆液压力渗透性、岩土饱水率、地下水压力排泄量等，因素多而复杂，很难直接通过计算得出，因此需要根据预注浆试验检测结果合理确定注浆量。

6.2.6  高性能矿物基类胶凝材料与现行水泥基类浆液类似，可以执行现行水泥浆液劈裂注浆规范。

6.3  渗透注浆设计

6.3.1  影响渗透注浆扩散半径的主要因素为高性能矿物基类胶凝材料在卵石层、砾石层、中粗砂层、砂砾石(卵石)层、回填土层、岩溶层、裂隙基岩、裂隙滑坡体的渗透性，即取决于渗流通道大小与连通性、地下水渗流量与动水压力、浆液初始粘度与粘度时变性、注浆深度与上覆荷载压力，因此需要依据现场预注浆试验结果，合理布置注浆孔的排距、孔距。

6.3.2  由于渗透注浆是利用地层或土体中既有渗流通道对浆液渗透性而实现有效灌注，要求低压下注浆而不破坏地层或土体结构，而浆液渗透半径又主要取决于具体地层或土体与地下水条件下浆液渗透性、可注性，因此针对具体地层或土体与地下水条件，应通过现场预注浆试验合理确定注浆压力。

6.3.3  由于浆液渗透半径主要取决于地层或土体与地下水条件下浆液渗透性、可注性，因此针对具体地层或土体与地下水条件、浆液初始粘度与粘度时变特性、浆液可注性与渗透性、初始地应力(注浆段埋深)、浆液容重、注浆压力等，应通过现场预注浆试验合理确定渗透半径。

6.3.4  注浆量取决于低压灌注下地层或土体单位吸浆量，在注浆压力与渗透半径、注浆段长度一定条件下，针对具体地层或土体、地下水与浆液条件，根据现场预注浆试验结果，并且结合渗透注浆模型预估计算，合理确定单一注浆段注浆量、全孔注浆量、整个工程注浆量。

6.3.5  注浆结束标准：针对具体地层或土体、地下水与浆液条件，以地层或土体中裂隙、空洞、大开孔隙等充满浆液为评定标准，根据现场预注浆试验结果(针对不同序次注浆之后，开挖观察、钻孔抽芯观察、钻孔压水试验检测、钻孔抽水试验检测)，并且结合设计注浆量、注浆压力，合理确定注浆结束标准。

6.4  高喷注浆设计

6.4.1～6.4.5  静压注浆适用于卵石层、砾石层、中～粗砂层、砂砾石(卵石)层、回填土层、岩溶层、裂隙基岩、裂隙滑坡体等注浆堵漏、防渗、加固与冻害防控、治理。但是，对于粘土、粘性土、细砂土、粉土，由于强度大且渗透性差、孔隙细小，无法实施静压注浆，在这种情况下，若以堵漏、防渗为注浆目的，应进行高喷注浆。高喷注浆分为高压旋喷注浆、高压摆喷注浆、高压定喷注浆。高性能矿物基类胶凝材料与现行水泥基类浆液类似，注浆孔布置、喷射压力、喷射半径可执行现行水泥高喷注浆规范。

6.4.6  浆液水料比对浆液的孔隙结构与宏观性能具有直接影响，水料比大，颗粒间距较大，浆液胶凝产生的结晶水化物、非晶质体不足以填充颗粒间的空隙，此外过多水分蒸发后留下较多孔隙而使结石体强度降低，因此“三管法”高压喷射工艺应严格控制水浆混合比，以防止施工水料比超过设计水料比。

6.4.7、6.4.8  高性能矿物基类胶凝材料与现行水泥基类浆液类似，喷浆量与注浆结束标准可执行现行水泥高喷注浆规范。

6.5  锚固注浆设计

6.5.1  高性能锚固注浆对浆液可注性要求没有静压注浆、劈裂注浆、渗透注浆、高喷注浆高，在满足注浆泵对浆液初始粘度、粘度时程变化要求条件下，水料比尽可能小，一般以0.24:1～0.28:1水料比为宜。

6.5.2  锚固注浆压力需要在一定范围内，注浆压力过高可能击穿孔壁，压力过低则不能有效排除孔中泥浆、渣土，因此锚固注浆压力应限定在一定范围。

# 7  注浆施工

7.1  静压注浆施工

7.1.1～7.1.8  高性能矿物基类胶凝材料与现行水泥基类浆液类似，静压注浆施工可执行现行水泥静压注浆规范。

7.2  劈裂注浆施工

7.2.1～7.2.3  高性能矿物基类胶凝材料与现行水泥基类浆液类似，劈裂注浆施工可执行现行水泥基类浆液劈裂注浆规范。

7.2.4～7.2.7  袖阀管注浆是典型劈裂注浆工艺。袖阀管注浆是双重管注浆工艺，可有效防止串浆、冒浆，并实现分层注浆；袖阀管注浆，套壳料可在袖阀管周围形成具有一定强度的脆性圆环保护层，在注浆压力作用下，保护层被挤碎而上部、下部不破坏，可以阻止浆液上、下扩散，极大减少串浆、冒浆，因此套壳料设计对袖阀管注浆效果具有重要影响。袖阀管注浆的芯管可在单向阀管内部任意提起、下放，并且每段灌注长度可据施工情况调整，因此根据需求，可灌注任何注浆段，不易出现注浆盲区、薄弱区，适合高风险注浆施工，能够形成有效隔水帷幕，在此基础上对袖阀管注浆施工工艺进行设计。

7.3  渗透注浆施工

7.3.1  高性能矿物基类胶凝材料与现行水泥基类浆液类似，用于渗透注浆对施工设备无特殊要求，现行水泥基类浆液渗透注浆所用设备均可用于高性能矿物基类胶凝材料。

7.3.2、7.3.3  高性能矿物基类胶凝材料与现行水泥基类浆液类似，渗透注浆施工可执行现行水泥基类浆液渗透注浆规范。

7.4  高喷注浆施工

7.4.1～7.4.7  高性能矿物基类胶凝材料与现行水泥基类浆液类似，高喷注浆施工可执行现行水泥高喷注浆规范。

7.5  锚固注浆施工

7.5.1  采用高性能锚固剂制备的浆液属于膏状体浆液，水料比较低，粘度较高，因此对注浆泵泵送性能有一定要求。除了采用活塞式注浆泵、柱塞式注浆泵之外，膏状体浆液注浆还可以选择螺杆式注浆泵、螺旋式注浆泵、其他类型注浆泵。

7.5.2、7.5.3  制备的高性能锚固剂浆液，要求一次注入而不得中断。

7.5.4  注浆次序：将注浆管沉入整个深度，自下而上分段连续注入，分段拔管直至孔口为止。注浆孔宜分组间隔注入，第1组孔关注结束，再灌注第2组、第3组。

# 8  工程质量检测

8.0.1～8.0.5  高性能矿物基类胶凝材料、高性能锚固剂浆液与现行水泥基类浆液类似，针对静压注浆、劈裂注浆、渗透注浆、高喷注浆、锚固注浆，施工质量检测方法与合格评定标准可执行现行水泥基类浆液的同类注浆规范。

8.0.6  高性能锚固剂具有胶凝速度快、结石体早期强度很大且强度上升很快等优势，因此浆液结石体自然养护24h即可满足预应力张拉条件，可以进行锚固施工质量检测。

# 9  工程验收

9.0.1～9.0.5  高性能矿物基类胶凝材料、高性能锚固剂浆液与现行水泥基类浆液类似，针对静压注浆、劈裂注浆、渗透注浆、高喷注浆、锚固注浆，竣工资料、验收文件、验收方法等可执行现行水泥基类浆液同类注浆的技术规范。