T/CECSxxx-202x

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

改性聚合物轻质浆料应用技术规程

Technical specification for application of modified polymer lightweight mortar

（征求意见稿）

（提交反馈意见时，请将有关专利连同支持性文件一并附上）

XXX出版社

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

改性聚合物轻质浆料应用技术规程

Technical specification for application of modified polymer lightweight mortar

主编单位：北京顺港筑邦环保科技有限公司

中国建筑标准设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中 国 X X出 版 社

202X年  北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会 《关于印发〈2015年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2015]044号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家现行标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程共分6章，主要内容包括：总则、术语、材料、设计、施工和验收等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。（无专利时）

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由北京顺港筑邦环保科技有限公司负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄至北京顺港筑邦环保科技有限公司（地址：北京市顺义区后沙峪镇董各庄村董白路28号，邮政编码：101300）。

主 编 单 位：北京顺港筑邦环保科技有限公司

中国建筑标准设计研究院有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目次

1  总   则	1

2  术   语	2

3  材   料	3

3.1 一般规定	3

3.2 改性聚合物轻质浆料	3

3.3 外墙保温系统及其组成材料	4

3.4 复合内隔墙及其组成材料	4

4  设  计	5

4.1 外墙保温	5

4.2 复合隔墙	7

4.3 屋面保温设计	9

4.4 楼面保温隔声设计	11

5  施   工	14

5.1 一般规定	14

5.2 外墙保温施工	15

5.3 复合隔墙施工	16

5.4 屋面保温及楼面保温隔声施工	16

5.5 养护	17

6  质量验收	19

6.1 一般规定	19

6.2 外墙保温	19

6.3 复合隔墙	20

6.4 屋面保温	23

6.5 楼面保温隔声	26

用词说明	29

引用标准名录	30

条文说明…………………………………………………………………………………………31

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Material	3

3.1 General requirements	3

3.2 Modified polymer lightweight mortar	3

3.3 External wall insulation system and its constituent materials	4

3.4 Composite inner partition wall and its constituent materials	4

4  Design	5

4.1 External wall insulation	5

4.2 Composite partition wall	7

4.3 Roof insulation design	9

4.4 Floor insulation and sound insulation design	11

5  Construction	14

5.1 General requirements	14

5.2 External wall insulation construction	15

5.3 Composite partition wall construction	16

5.4 Roof insulation and floor insulation and sound insulation construction	16

5.5 Curing	17

6  质量验收	19

6.1 General requirements	19

6.2 External wall insulation	19

6.3 Composite partition wall	20

6.4 Roof insulation design	23

6.5 Floor insulation and sound insulation design	26

Explanation of wording	29

List of quoted standards	30

Addition：Explanation of provisions………………………………………………………………31

- 1  总   则

1.0.1 为贯彻执行国家的技术经济政策，提高改性聚合物轻质浆料设计、施工及工程验收的技术水平，做到技术先进、环保、安全、适用、经济合理、确保质量，特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建民用建筑和一般工业建筑工程外墙外保温、外墙内保温、轻钢龙骨墙体复合保温、屋面保温找平一体化、楼面隔声的设计、施工与工程验收。

1.0.3 改性聚合物轻质浆料保温及楼面工程的设计、施工与验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术   语

2.0.1 改性聚合物轻质浆料 modified polymer lightweight mortar

以改性聚苯颗粒为填料，以水泥作为主要胶凝材料配置而成的浆料。

2.0.2 改性聚合物轻质浆料复合隔墙composite inner wall of modified polymer lightweight mortar

以轻钢龙骨为支撑，以固定在轻钢龙骨上的石膏板、纤维水泥板、硅酸钙板等为面板，以现浇改性聚合物轻质浆料为填充材料，复合而成的墙体系统。

- 3  材   料

- 3.1 一般规定

3.1.1 改性聚合物轻质浆料及其系统组成材料应采用节能、利废、环保、性能稳定、无放射性，以及对环境无污染的原材料，不得使用国家明令淘汰的材料。

3.1.2 改性聚合物轻质浆料及其系统组成材料应具有物理稳定性、化学稳定性和相容性。

3.1.3 改性聚合物轻质浆料及其系统组成材料应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中A类的规定。

- 3.2 改性聚合物轻质浆料

3.2.1 改性聚合物轻质浆料的原材料应符合《通用硅酸盐水泥》GB 175、《混凝土用水标准》JGJ 63、《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T 622的有关规定。

3.2.2 改性聚合物轻质浆料的物理力学性能应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 改性聚合物轻质浆料物理力学性能

| 项目 |  |  | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度等级 |  |  | A01 | A02 | A03 | A04 |
| 干表观密度(kg/m3) |  |  | 100≤Pd≤200 | 300≤Pd≤400 | 500≤Pd≤600 | 700≤Pd≤800 |
| 导热系数[W/（m•K）] |  |  | ≤0.060 | ≤0.08 | ≤0.15 | ≤0.25 |
| 抗压强度（MPa） |  |  | ≥0.2 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3 |
| 抗拉强度（MPa） |  |  | ≥0.1 | ≥0.2 | ≥0.5 |  |
| 燃烧性能等级 |  |  | 不低于A2级 |  |  |  |
| 软化系数 |  |  | ≥0.7 |  |  |  |
| 线性收缩率（%） |  |  | ≤0.2 |  |  |  |
| 石棉含量 |  |  | 不含石棉 |  |  |  |
| 蓄热系数[W/（m2•K）] |  |  | ≥0.95 |  |  |  |
| 放射性核素限量 |  | 内照射指数IRa | ≤0.1 |  |  |  |
|  |  | 外照射指数Ir | ≤0.1 |  |  |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 与带界面砂浆的水泥砂浆 | 原强度 | ≥0.1 | ≥0.12 | — | — |
|  |  | 浸水48h，干燥14d |  |  |  |  |
|  | 与带界面砂浆的EPS板 | 原强度 | ≥0.10，且不得在界面处破坏 | ≥0.10，且不得在界面处破坏 | — | — |
|  |  | 浸水48h，干燥14d | ≥0.08，且不得在界面处破坏 | ≥0.08，且不得在界面处破坏 | — | — |

- 3.3 外墙保温系统及其组成材料

3.3.1 改性聚合物轻质浆料外保温系统性能应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144中外保温系统性能要求的规定。

3.3.2 改性聚合物轻质浆料外保温系统组成材料的性能应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的规定。

3.3.3 改性聚合物轻质浆料内保温系统性能应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ 261中内保温系统性能要求的规定。

3.3.4 改性聚合物轻质浆料外保温系统组成材料的性能要求应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ 261的规定。

- 3.4 复合内隔墙及其组成材料

3.4.1 纤维水泥板的性能应符合《纤维水泥平板第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1中C类的规定。

3.4.2 硅酸钙板的性能应符合《纤维增强硅酸钙板第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1中C类的规定。

3.4.3 纸面石膏板的性能应符合《纸面石膏板》GB/T 9775的规定。

3.4.4 钢板网的厚度不应小于0.4mm，筋高宜为8mm~12mm，筋距不宜大于100mm，网孔尺寸宜为4×10mm或5×10mm，其他性能应符合《钢板网》QB/T 2959中有筋扩张网的规定。

3.4.5 轻钢龙骨的性能应符合《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的规定；轻钢龙骨配件的性能要求应符合《建筑用轻钢龙骨配件》JC/T 558的规定。

- 4  设  计

- 4.1 外墙保温

4.1.1 墙体的保温和隔热性能除应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176和国家现行相关建筑节能设计标准的规定外，还应符合下列规定：

1 保温层内表面温度应高于0℃；

【条文说明】要求基层外表面温度高于0℃，目的是保证基层不受冻融破坏。

2 外墙冷桥部位内表面温度不应低于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度,必要时应进行保温处理；外墙门窗洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等冷桥部位应包覆保温；

【条文说明】结露会恶化室内环境、有害人体健康。一般情况下内保温系统外围护墙内表面出现大面积结露的可能性不大,只需核算冷桥部位内表面温度是否高于露点温度即可。

3 墙体内部有可能出现冷凝时,应进行冷凝受潮验算,必要时应设置隔汽层。

4.1.2 当采用改性聚合物轻质浆料外墙外保温系统时，应符合下列规定：

1 基本构造应符合表4.1.2的规定；

表4.1.2 改性聚合物轻质浆料外墙外保温系统基本构造

| 基层墙体 ① | 系统基本构造 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面层 ② | 保温层 ③ | 抹面层 ④ | 饰面层 ⑤ |  |
| 混凝土墙体、砌体墙体 | 界面砂浆 | 改性聚合物轻质浆料 | 抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网格布 | 饰面层 |  |

【条文说明】改性聚合物轻质浆料外墙外保温系统以涂料做饰面层时由界面层、改性聚合物轻质浆料保温层、薄抹面层和饰面层组成。

界面层由界面砂浆构成，可增强改性聚合物轻质浆料与基层墙体的粘结力。

抹面层由抹面胶浆和耐碱玻纤网布构成，用以提高防护层的机械强度和抗裂性。

饰面层能够满足一定变形而保持不开裂。

2 改性聚合物轻质浆料宜选用A01级，设计厚度不宜大于100mm；

3 饰面材料宜选用浅色涂料、饰面砂浆等轻质材料，不应选择粘贴饰面砖、石材等重型饰面材料。

【条文说明】外保温工程的饰面层宜优先采用涂料饰面。由于外保温系统粘贴饰面砖的基础研究比较缺乏、试验方法尚未确定，且外保温脱落现象频发，因此在保温系统饰面层不应采用粘贴饰面砖、石材等重型饰面材料，可以采用干挂的方式。。

4 外墙外保温工程设计不得更改系统构造和组成材料；

5 外保温系统水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理；门窗洞口与门窗交接处、首层与其它层交接处、外墙与屋顶交接处应做好密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温层及基层，重要节点部位应有详图。穿过外保温系统安装的设备、穿墙管线或支架等应固定在基层上，并应做密封和防水设计。基层墙体变形缝处应做好防水和保温构造处理；

【条文说明】外保温系统构造做法是针对竖直墙面和不受雨淋的水平或倾斜的表面的。对于水平或倾斜的出挑部位，表面应增设防水层。水平或倾斜的出挑部位包括窗台、女儿墙、阳台、雨蓬等，这些部位有可能出现积水、积雪情况。

6 应对系统的起端、终端以及檐口、勒脚处进行翻包或包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等部位应设置增强玻纤网；

【条文说明】门窗四角、外墙阴阳角等部位容易产生应力集中，导致抹面层容易开裂，因此增设耐嚼玻纤网格布，增加抗裂能力。

7 当墙体平均传热系数无法满足限值要求时，宜选用外保温与内保温结合。

【条文说明】对于保温要求较高的建筑物，当改性聚合物轻质浆料厚度达到100mm仍无法满足节能要求时，应增设改性聚合物轻质浆料内保温或夹心保温。

4.1.3当采用改性聚合物轻质浆料外墙内保温系统时，应符合下列规定：

1 基本构造应符合表4.1.3的规定；

表4.1.3 改性聚合物轻质浆料外墙内保温系统基本构造

| 基层墙体 ① | 系统基本构造 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面层 ② | 保温层 ③ | 抹面层 ④ | 饰面层 ⑤ |  |
| 混凝土墙体、砌体墙体 | 界面砂浆 | 改性聚合物轻质浆料 | 抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网格布 | 腻子层+涂料或墙纸（布）或面砖 |  |

2 改性聚合物轻质浆料宜选用A01级，设计厚度不宜大于100mm；

3 涂料饰面时，抹面胶浆厚度不应小于3mm，宜采用弹性腻子和弹性涂料；面砖饰面时，抹面胶浆厚度不应小于5mm；

4 内保温工程宜在墙体易裂部位及与屋面板、楼板交接部位采取抗裂构造措施；

5 厨房，卫生间等潮湿环境或饰面层为面砖时，不得使用粉刷石膏抹面；当采用腻子时，应满足《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261的要求；

6 在内保温复合隔墙上安装设各、管道或悬挂重物时,其支承的埋件应固定于基层墙体上,并应做密封设计。

【条文说明】外门窗洞口为热桥部位,其内侧面应设置保温层。保温层厚度视门窗构造与安装情况而定,但不宜小于20mm。

4.1.4 改性聚合物轻质浆料用作防火隔离带时，防火隔离带的设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。

- 4.2 复合隔墙

4.2.1复合隔墙安装前，工程设计单位应完成复合隔墙的设计技术文件。设计技术文件应符合下列规定：

1 应明确复合隔墙的轴线分布、厚度要求，门、窗分部位置和洞口尺寸；配电箱、控制柜、插座、开关及水电管线分布位置和留洞尺寸；

2 根据使用部位，明确复合隔墙的防火、隔声、防水、保温等技术性能要求；

3 应明确复合隔墙的吊挂重物要求和加固措施；

4 应明确复合隔墙的抗震功能要求和抗震、加固措施。

4.2.2 用于复合隔墙的改性聚合物轻质浆料密度等级应不低于A02级。

4.2.3 复合隔墙的面板宜采用纤维增强水泥板、纤维增强硅酸钙板和石膏板；在长期潮湿环境，面板宜采用纤维增强水泥板和纤维增强硅酸钙板。

4.2.4 复合隔墙的厚度应根据使用部分、功能要求等因素综合确定，常用规格和性能参数可按表4.2.2选用。

表4.2.2  复合隔墙的选用表

| 序号 | 墙体厚度（mm） | 改性聚合物轻质浆料密度等级 | 面板种类及厚度 |  | 龙骨宽度（mm） | 耐火极限（h） | 隔声性能（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纤维增强水泥板/硅酸钙板（mm） | 石膏板（mm） |  |  |  |
| 1 | 66 | A02 | 8 | — | 50 | 1 | 35 |
| 2 | 74 | A02 | — | 12 | 50 | 0.5 | 35 |
| 3 | 91 | A02 | 8 | — | 75 | 2 | 40 |
| 4 | 99 | A02 | — | 12 | 75 | 0.5 | 40 |
| 5 | 107 | A02 | 8 | — | 75 | 2 | 50 |
| 6 | 123 | A02 | — | 12 | 75 | 1 | 50 |
| 注：1. 序号1～4为双面单层面板；5、6为双面双层面板。 2. 其他规格需由供应商提供检测报告，由设计确认后选用。 |  |  |  |  |  |  |  |

【条文说明】4.2.2 表4.2.2为常用复合隔墙的选用表，表中数据来源于试验验证和工程经验。工程设计人员可根据项目情况进行选择。

4.2.5 复合隔墙用轻钢龙骨及龙骨组件的布置和固定应符合下列规定：

1  复合隔墙的轻钢龙骨与建筑主体结构可采用射钉或膨胀螺栓固定；

2  复合隔墙的上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点间距不应大于600mm；

3  上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点距离龙骨端部不应大于100mm；上、下横龙骨在门窗洞口处需要截断时，固定点距离龙骨端部不应大于50mm；

4  上、下横龙骨的两端与建筑主体结构的间隙不应小于10mm；上、下横龙骨需要接长时，接长处两龙骨的间隙不宜小于10mm；

5  上横龙骨固定在钢结构基层上时，应在上横龙骨和钢结构基层之间增设一层橡胶垫板，垫板宽度与上横龙骨同宽，厚度不宜小于3mm；

6  当复合隔墙高度不大于3m时，应在隔墙中部设置一根通贯龙骨；当高度大于3m时，每增加1.2m，应设置1根通贯龙骨；

7  当复合隔墙高度大于选用的面板尺寸时，应在面板横向接缝处增设横龙骨；

8  竖龙骨的间距布置不应大于600mm；

9  竖龙骨顶部与上横龙骨顶部底面应预留10mm间距；

10  边竖龙骨与建筑主体结构的固定点间距不应大于700mm；

11  竖龙骨需要接长时，宜采用内衬轻钢龙骨进行对接连接；对接处内衬的轻钢龙骨在接缝两侧应等长设置，内衬的轻钢龙骨总长度不应小于300mm；内衬的轻钢龙骨与竖龙骨应采用拉铆钉或龙骨钳固定；

12  门窗洞口及水、电箱柜等开洞处，应在洞口四周设置附加横龙骨和竖龙骨。轻钢龙骨的开口不应朝向洞内。

【条文说明】4.2.5 复合墙体用轻钢龙骨及龙骨组件的布置和固定，直接影响到复合墙体在现挠施工前的整体稳定性与安全性，以及现挠施工过程中对面板、浇筑工艺的质量控制等。

规定上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点距离龙骨端部的要求，是为了防止复合墙体出现悬挑端;门窗洞口处由于门窗的经常开启与关闭，振动较多，对上、下横龙骨的端距要求更为严格。

考虑到建筑主体结构为钢结构时，钢结构的层间位移角与混凝土结构相比较大，钢结构构件本身的变形量与泪凝土结构相比也较大，故应在上横龙骨和钢结构基层之间增设一层橡胶垫板，起到吸收变形应力的作用。

4.4.5 复合隔墙内预埋水、电线管时应预先设计，水、电线管和线盒应与轻钢龙骨连接牢固。

4.4.6 轻钢龙骨在悬挂水箱或采暖器等重物处，应预设加强件。

4.4.7 复合隔墙用于卫生间、厨房及其他潮湿环境时，墙体下端应做C20细石混凝土条形墙垫，且墙垫高度不应小于200mm，并应作泛水处理。防潮墙垫宜采用细石混凝土现浇，不宜采用预制墙垫。

- 4.3 屋面保温设计

4.3.1 屋面保温和隔热性能应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176和国家现行相关建筑节能设计标准的规定。

4.3.2 改性聚合物轻质浆料屋面系统的基本构造应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 改性聚合物轻质浆料屋面系统基本构造

| 基层 ⑤ | 系统基本构造 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保温层 ④ | 防水层 ③ | 隔离层 ② | 保护层 ① |  |
| 混凝土屋面 | 改性聚合物轻质浆料 | 防水材料 | 低强度砂浆 | 保护层 |  |

注：改性聚合物轻质浆料保温层应随浇筑随抹平，坡度和平整度应符合设计要求。

4.3.3 改性聚合物轻质浆料宜作为正置式屋面的保温层，也可兼做找坡层和找平层。

【条文说明】由于改性聚合物轻质浆料具有较好的保温性能和流动性，可兼做保温层和找平层。作为保温层时，宜采用正置式屋面的做法。

4.3.4 改性聚合物轻质浆料作为保温层、找坡层和找平层的设计要求应符合《屋面工程技术规范》GB 50345的相关规定。

4.3.5 改性聚合物轻质浆料作为保温层时，宜选用干密度等级A01和A02级。当保温层平整度和坡度满足设计要求时，可不再设置找平和找坡层。

【条文说明】采用改性聚合物轻质浆料作为保温层，可以做到随浇筑随用原浆找坡和找平，当坡度和平整度可以达到要求时，则可不单独设置找坡层和找平层。保温层厚度按最薄处计算。

4.3.6  改性聚合物轻质浆料作为保温层，兼做找坡和找平层时，表面应留设分格缝，缝宽宜为5mm～20mm，纵横缝的间距不宜大于6m。

【条文说明】 改性聚合物轻质浆料作为保温层，兼做找坡和找平层时，需要留设分格缝，以防变形和开裂，直接影响后续环节的施工。

4.3.7 当严寒及寒冷地区屋面结构冷凝界面内侧实际具有的蒸汽渗透阻小于所需值，或其他地区室内湿气有可能透过屋面结构层进入保温层时，应设置隔汽层。隔汽层设计应符合下列规定：

1 隔汽层应设置在结构层上、保温层下；

2 隔汽层应选用气密性、水密性好的材料；

3 隔汽层应沿周边墙面向上连续铺设，高出保温层上表面不得小于150mm。

【条文说明】根据《民用建筑热工设计规范》GB 50176中的规定，屋顶冷凝计算应取保温层与外侧密实材料层的交界处。当屋面结构渗透阻小于改性聚合物轻质浆料的渗透阻时，应设置隔汽层。隔汽层是一道很弱的防水层，可隔绝室内湿气通过结构层进入保温层，常年湿度较大的房间，如温水游泳池、公共浴室、厨房操作间、开水房等屋面应设置隔汽层。当保温材料内侧设有防水材料时，可不再设置隔汽层。隔汽层做法同防水层，但隔汽层收边不需要与保温层上的防水层连接。

4.3.8 屋面排汽构造设计应符合下列规定：

1 改性聚合物轻质浆料保温层应留设排汽道，排汽道应纵横贯通，并应与大气连通的排期孔相通，排汽孔可设在檐口下或纵横排汽道的交叉处；

2 排汽道的宽度宜为40mm，排汽道纵横间距宜为6m，屋面面积每36m2宜设置一个排汽孔，排汽孔应作防水处理；

【条文说明】改性聚合物轻质浆料保温找平层时干燥较难，会对保温性能和防水层产生较大的影响，因而要求设置排汽构造。排汽道及排汽孔与大气连通，使水汽有排走的出路，同时力求构造简单，便于施工，并防止雨水进入保温层。

- 4.4 楼面保温隔声设计

4.4.1楼面设计应符合《建筑地面设计规范》GB 50037的规定；隔声设计应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定；楼面保温设计应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定；当作为地暖的绝热和填充层时，应符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的规定。

4.4.2 楼面保温隔声工程的设计文件中，应有下列设计内容：

1 应注明设计项目楼面保温隔声工程执行的标准、规范、规程和图集的名称、编号；

2 应明确设计项目楼面保温隔声工程的保温、隔声性能指标要求，以及所用材料的品种、规格型号和主要性能指标要求；

3  应根据设计项目楼面保温隔声工程情况，绘制平面大样图和节点构造详图。

4.4.3改性聚合物轻质浆料楼面隔声保温系统的基本构造应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3 改性聚合物轻质浆料楼面保温隔声系统基本构造

| 基层 ④ | 系统基本构造 |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 隔声保温层 ③ | 保护层 ② | 面层 ① |  |
| 混凝土楼板 | 改性聚合物轻质浆料 | 细石混凝土 | 饰面材料 |  |

4.4.4改性聚合物轻质浆料保温隔声工程的设计参数和选型见表4.4.4。

表4.4.4 改性聚合物轻质浆料隔声性能参数

| 隔声保温层厚度（mm） | 改性聚合物轻质浆料密度等级 | 抗压强度（MPa） | 计权撞击声压级改善量（dB）△Lw | 导热系数（W/m2·K） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | A02 | 1.0 | 21 | 0.061 |
|  | A03 | 1.5 |  | 0.15 |
| 70 | A02 | 1.0 | 23 | 0.061 |
|  | A03 | 1.5 |  | 0.15 |

注：计算热工性能时，应根据《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定应进行修正。

4.4.5 楼面保温隔声系统的保护层应采用强度等级不小于C20的细石混凝土。保护层厚度不应小于20mm。当需铺设地暖时，地暖管道应设于保护层内，保护层厚度不应小于30mm。

【条文说明】低密度等级的改性聚合物轻质浆料耐磨性能和强度相对较低，不宜直接承受大荷载。在施工和使用过程中，容易受到破坏。因此需要采用细石混凝土作为保护层。地暖应设置在保护层内，相应保护层厚度适当增加。

4.4.6 当保护层边长大于4.5m时，保护层应设置伸缩缝，伸缩缝间距应不大于4.5m。伸缩缝内应填入建筑密封胶。

【条文说明】保护层边长大于4.5m时，设置伸缩缝，可以有效避免由于温度变化引起的混凝土裂缝。

4.4.7 有防水或防潮要求的楼面，应在保温隔声层上设置防水层。

【条文说明】改性聚合物轻质浆料的吸水率相对较高，在有防水或防潮要求的楼面，应在改性聚合物轻质浆料保温隔声层上设置防水层。

- 5  施   工

- 5.1 一般规定

5.1.1 施工前应编制专项施工方案，专项施工方案应包含以下内容：

1）工程概况

2）施工安排

3）施工进度计划

4）施工准备与资源配置计划

5）施工方法与工艺要求

6）施工注意事项

【条文说明】施工前，应进行施工方案交底，以便使工程技术人员熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。

5.1.2 施工前应检查基层质量。基层应表面平整，无渗水、无裂缝、空鼓、气泡孔洞等缺陷，无油脂和其他粘附物。

【条文说明】基层有裂缝、蜂窝时，可采用水泥砂浆处理，并及时清扫浮灰。

5.1.3 原材料进场后，改性聚合物轻质浆料拌合后，应抽样复检。

【条文说明】材料进场后应随机取样原则上不少于三次，均应合格。严禁使用质量不合格、相关证明资料不合格、手续不齐全的材料。

5.1.4  现浇改性聚合物轻质浆料所使用的主要材料应保持干燥，施工时要做好防雨、防潮措施。

【条文说明】现场使用的主要材料堆放应高于地面并隔层木板，不宜使材料直接接触地面，雨天宜采用篷布覆盖，可在其周边放置生石灰，预防受潮。

5.1.5 现场浇筑改性聚合物轻质浆料时，环境温度及基层表面温度不应低于5℃，风力不应大于5级。严禁在雨天、雪天和5级以上大风下进行室外施工。

【条文说明】在日平均温度5℃以下时进行建筑工程现场施工，直接影响到改性聚合物轻质浆料的水化反应，会对改性聚合物浆料产生不利影响，影响改性聚合物轻质浆料的施工质量。

5.1.6 改性聚合物轻质浆料施工不得使用振动棒振捣。

【条文说明】由于改性聚合物浆料中含有聚苯颗粒振捣会使颗粒上浮，从而形成分层现象。

- 5.2 外墙保温施工

5.2.1 改性聚合物轻质浆料外保温工程采用喷涂施工，喷涂施工前应对窗台板、门窗等已完工程和设施进行防护。

【条文说明】采用材料遮挡、包裹等措施防护已完工程和设施，防止喷涂过程中的污染和损坏。

5.2.2 喷涂施工前应按设计要求做灰饼，灰饼间距不宜大于1.5m。

【条文说明】为了保证喷涂的厚度，应在喷涂前做灰饼。灰饼的配合比应与喷涂施工时采用的改性聚合物轻质浆料相同。

5.2.3 改性聚合物轻质浆料喷涂施工的顺序和路线宜先远后近、先上后下，喷枪移动轨迹应规则有序，不宜交叉重叠。

【条文说明】合理的喷涂顺序可以有效提升施工效率，并减少对已完成工程的损伤和污染。

5.2.4 喷涂施工时，喷枪与作业面间的距离宜为150mm~450mm，夹角宜为60°~70°。

【条文说明】根据各地实践经验，喷枪与作业面间的距离和夹角对喷涂的均匀性有一定影响。

5.2.5 一次喷涂厚度不宜超过20mm，表层浆料宜超过灰饼1mm左右。

【条文说明】当保温层厚度超过20mm时，应分层喷涂施工。第二层喷涂宜在上一层浆料凝结后进行，如上一层已表干，宜将上一层浆料湿水，待表面晾干至无明水时再喷涂。

5.2.6改性聚合物轻质浆料喷涂后，应及时采用刮杠刮平。

【条文说明】为确保保温层的平整度，宜随着喷涂，刮平压实改性聚合物轻质浆料。

5.3.7 喷涂完成后，应浇水养护并用塑料薄膜覆盖，养护时间一般不应少于14d。养护期间墙体上不得悬挂重物。

【条文说明】浇水频率需根据当地湿度确定，北方地区宜为1天2次，南方地区可为1天1次。

5.3.8 如喷涂期间降雨，应停止施工并用塑料薄膜覆盖已施工部位，以防雨水冲刷。

- 5.3 复合隔墙施工

5.3.1 天、地龙骨应按平面控制线安装，采用射钉固定时，射钉规格不应小于2.7×22mm。

5.3.2 竖龙骨安装时，应先安装边竖龙骨，再安装中竖龙骨。

5.3.3. 轻钢龙骨的布置和固定应符合设计要求，不得在轻钢龙骨上剔凿线槽。水电管线及预埋件，应按设计图纸预留，并经验收合格后，方可封板。

【条文说明】规定在墙体施工前应提前预留管线位置，如墙体上要设开门、窗或其他洞口，为了保证墙体的整体性，应在洞口的四周设置龙骨或根据需要增设加强龙骨，以增强力学性能，保证墙体稳定性。龙骨的开口方向应背向洞口，给门框和窗框的安装提供方便。

5.3.4 封板时，宜先封闭一侧，另一侧随封板随浇筑。

【条文说明】先完成一侧封板施工，另一侧宜封一层浇一层，有利于观察浇筑状态，及时调整。

5.3.5 改性聚合物轻质浆料宜分层浇筑，待前次浆料初凝后才可再次浇筑，每层浇筑高度不宜超过1.2m。

【条文说明】应保持在此范围之间，超出范围之外会导致浇筑不均匀，从而造成局部空鼓、孔洞、开裂等现象

5.3.6 浇筑时不应采用机械等强力振捣，墙角及轻钢密集等部位可采用人工插捣、敲击墙板或模网等方式辅助振捣。

【条文说明】机械等强力振捣易使聚苯颗粒上浮，造成分层现象，影响墙体性能。

5.3.7 改性聚合物轻质浆料养护时间不应少于14d，养护期间不得在墙体上钉、凿、剔等施工，不得撞击墙体。

- 5.4 屋面保温及楼面保温隔声施工

5.4.1 基层准备应符合下列规定：

1 屋面、楼（地）面的施工前应检查基层质量，凡基层有裂缝、蜂窝的地方，应采用水泥砂浆闭处理，及时清扫浮灰；天气干燥时，应先润湿基层，基层不得有明显积水；

2 现浇改性聚合物轻质浆料的厚度和技术要求应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定。

5.4.2 改性聚合物轻质浆料浇筑前，水、电管线、预埋件及模板工程应验收合格，并根据设计设定标高线和找坡线。

5.4.3改性聚合物轻质浆料浇筑前，管根处应用细石混凝土塞堵密实。

5.4.4 浇筑改性聚合物轻质浆料时，出料口离基层的高度不应超过1m，泵送时应采取低压泵送，单次浇筑厚度不宜超过500mm。当浇筑高度大于500mm时，应分层浇筑。当进行大面积浇筑时，可采用分仓浇筑，每仓规格不应超过6×6m。

5.4.5 浇筑完成后，应采用2m刮杠顺标筋方向刮平，平整度应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定。如有不平整，应用相同配合比的浆料填平。

5.4.6 浇筑完成后12h内用塑料薄膜覆盖并养护，养护时间不得少于14d。

【条文说明】浇水频率需根据当地湿度确定，北方地区宜为1天2次，南方地区可为1天1次。

5.4.7 养护7d后，应进行割缝。割缝的间隔不宜大于6m，割缝的宽度宜为3～5mm，深度宜为浇筑厚度的1/3～2/3。切割完毕后将槽内及时清理干净，用柔性防水材料填充割缝。

【条文说明】进行割缝的主要目的是为了防止屋面产生大面积的开裂。

- 5.5 养护

5.5.1 改性聚合物轻质浆料应在浇筑完成后12h内进行养护。外墙保温用改性聚合物轻质浆料在常温下应采取喷水养护；屋面及地面用改性聚合物轻质浆料应浇水养护并用塑料薄膜覆盖。当环境温度低于5℃时应采取防冻措施。

【条文说明】喷水和浇水频率需根据当地湿度确定，北方地区宜为1天2次，南方地区可为1天1次。及时的养护，可以有效促进改性聚合物浆料的强度提升并防止开裂。

5.5.2 改性聚合物轻质浆料养护的时间应符合以下要求

1. 采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的改性聚合物轻质浆料不得少于7d。

2. 掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的改性聚合物轻质浆料不得少于14d。

5.5.3 外墙外保温用改性聚合物轻质浆料在养护期间，不得在墙体上钉、凿、剔等施工，不得撞击墙体；屋面及地面用改性聚合物轻质浆料在养护期间，不得上人作业、堆放重物。

5.5.4屋面及地面用改性聚合物轻质浆料在养护完成后，如需堆放钢筋、钢管等等物品时，应垫木方。

【条文说明】 已浇筑完的屋面、楼面筑粒混凝土须养护后，方可上人作业。堆放钢筋、钢管等物品时必须垫方木，禁止直接堆放在轻质保温砂浆层上。

- 6  质量验收

- 6.1 一般规定

6.1.1 改性聚合物轻质浆料工程的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定。

6.1.2 改性聚合物轻质浆料工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目应合格；当采用计数检验时，检查点合格率不应小于85%，且其余检查点不得有明显影响使用功能的严重缺陷，且最大偏差值不得超过允许偏差值的1.5倍；凡达不到质量标准时，应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定处理。

4  应有完整的施工操作依据和质量验收记录。

- 6.2 外墙保温

Ⅰ 一般规定

6.2.1 改性聚合物轻质浆料外墙保温系统的质量验收应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规范》JGJ 144和《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261 的有关规定。

6.2.2 改性聚合物轻质浆料外墙保温系统的检验批划分、检查数量和隐蔽工程验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

【条文说明】检验批的划分应符合国家现行相关标准规定，并结合工程实际情况进行划分。

6.2.3改性聚合物轻质浆料外墙保温工程验收时，应提交下列技术资料：

1. 施工图纸、设计说明、设计变更通知单及相关设计文件；

2. 材料的检测报告、产品合格证、进场验收记录和复验报告；

3. 隐蔽工程验收记录；

4. 施工记录和检验批质量验收记录表。

Ⅱ 主控项目

6.2.4 改性聚合物轻质浆料外墙保温系统应对导热系数、干表观密度、抗压强度和燃烧性能进行现场见证取样复验，检验方法和检查数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定。

6.2.5 保温层厚度应符合设计要求。保温层厚度检查方法应采用插针法进行检验。

6.2.6 改性聚合物轻质浆料外墙保温系统现场检验系统拉伸粘结强度不应小于0.06MPa，且破坏部位不得位于各层界面。拉伸粘结强度检查方法应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的规定。

Ⅲ 一般项目

6.2.7 改性聚合物轻质浆料保温层的表面垂直度和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。

6.2.8 改性聚合物轻质浆料的抹面层和饰面层施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。

6.2.9 改性聚合物轻质浆料外保温工程抗冲击性应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的规定。

6.2.10 改性聚合物轻质浆料外保温工程面层应无可见裂缝。面层检查方法应采用现场观察方式进行检验。

- 6.3 复合隔墙

Ⅰ 一般规定

6.3.1 复合隔墙工程验收时，应提交下列技术资料：

1  工程设计文件及图纸、设计变更通知单、施工合同或工程洽商书等；

2  施工组织设计文件、施工方案、隐检记录等；

3  主要原料的质量证明文件，改性聚合物轻质浆料样品材料性能的检测报告；

4  工程质量检测记录和检测报告。

【条文说明】本条明确给出了符合墙体质量验收合格的条件。需要指出的是，本标准及各专业验收规范提出的合格要求是对施工质量的最低要求，允许建设、设计等单位提出高于本标准及相关专业验收规范的验收要求。

6.3.2 对隐蔽工程应进行验收，并应有记录和必要的图像资料，应包括下列部位和主要内容：

1  龙骨的安装；

2  龙骨与主体的连接节点；

3  墙体中设备管线的安装及水管试压。

【条文说明】本条列出复合墙体工程通常应进行隐蔽工程验收的具体部位和内容。当施工中出现与本条列出的内容不相符时，应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以调整。

6.3.3 复合隔墙检验批划分应符合下列规定：

1  检验批可按施工段或变形缝划分；

2  当面积超过500㎡时，每500㎡可划分为一个检验批，不足500㎡也为一个检验批；

3  不同构造做法的墙体工程应单独划分检验批。

【条文说明】检验批的划分应符合国家现行相关标准规定，并结合工程实际情况进行划分。

Ⅱ 主控项目

6.3.4 材料材质、规格、型号应符合设计要求。

检查方法：观察、尺量检查；检查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按出场检验批检查。

【条文说明】本条要求复合墙体工程使用材料的品种、规格等应符合设计要求盒相关产品标准的规定，不得随意改变盒替代。在材料进场时通过目视和尺量等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确认。

6.3.5 墙体内龙骨间距和构造连接方法，应符合设计要求。墙体内设备管线的安装、门窗洞口以及箱、柜、盒等部位的加强龙骨，必须安装牢固、位置正确。

检查方法：观察、尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

【条文说明】墙体在门窗洞口、设备管线等部位需要有加强龙骨，以保证在门窗 开启使用或墙体受力时的稳定。

6.3.6 复合墙体的构造、厚度、性能应符合设计要求盒本规程的规定。

检查方法：观检查施工图、施工方案；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.3.7 改性聚合物轻质浆料应对干表观密度和抗压强度进行现场见证取样复验。

检查方法：检查留样记录和见证检测报告。

检查数量：每个检验批抽样制作同条件养护试块1组。

【条文说明】复合隔墙所用改性聚苯颗粒、网膜、轻钢龙骨、水泥、配件以及外加剂等材质、品种、规格、性能直接影响整个工程的质量，应仔细检查产品合格证书，进场验收记录、性能检测报告和复检报告。

Ⅲ 一般项目

6.3.8 复合墙体表面应平整、洁净，转角应规整，接缝应均匀并顺直，不得有裂纹、裂缝。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

【条文说明】复合墙体与主体交接处容易出现裂缝，因此要求墙体在进行装饰装修前，需要对交接部位采取放裂缝措施。

6.3.9 墙体上的箱、柜、盒位置应准确，套割应方正，边缘应整齐。

检查方法：观察；尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于10%，且不少于3间。

6.3.10 复合墙体安装允许偏差应符合表6.3.10的规定。

表6.3.10 现浇改性聚合物轻质浆料表观质量要求

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体轴线位移 | ±5 | 用经纬仪或拉线盒尺检查 |
| 2 | 板面平整度 | ±2 | 用2m垂直检测尺盒塞尺检查 |
| 3 | 立面垂直度 | ±4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | ±2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢尺检查 |
| 5 | 阴、阳角方正 | ±3 | 用200mm方尺检查 |
| 6 | 接缝高度 | ±1.5 | 用直尺或塞尺检查 |
| 7 | 板缝宽度 | ±1.5 | 用直尺测量 |

检查数量：每个检验批抽查不少于10%，且不少于3间。

- 6.4 屋面保温

Ⅰ 一般规定

6.4.1 现浇改性聚合物轻质浆料屋面保温工程质量验收应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

6.4.2 改性聚合物轻质浆料屋面保温工程应对进场的改性聚合物轻质浆料和辅助材料的合格证、检验报告和见证取样复验检验合格报告进行核验。

改性聚合物轻质浆料屋面保温施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

6.4.3 改性聚合物轻质浆料屋面保温工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有文字和影像资料：

1  基层；

2  改性聚合物轻质浆料的铺设方式和厚度；

3  屋面热桥部位。

6.4.4 改性聚合物轻质浆料屋面保温工程的检验批划分应符合下列规定：

1  检验批可按施工段或变形缝划分；

2  当面积超过500㎡时，每500㎡可划分为一个检验批，不足500㎡也为一个检验批；

3  不同构造做法的屋面工程应单独划分检验批。

【条文说明】在工程验收时无法观察，检测，而这些部位或节点的施工质量又至关重要，甚至与屋面使用的安全性能直接有关，应在施工过程中进行检查并做好记录。工程验收时，仅对隐蔽工程验收记录进行审核，检查。

6.4.5 屋面保温工程验收时，应提交下列技术资料：

1  工程设计文件及图纸和设计变更文件；

2  所用主要材料、合格证及检验报告，主要材料和产品的进场复验报告；

3  保温层及基层工程记录、配合比试验记录和报告。

4  施工组织设计文件、施工方案、隐蔽工程质量检验记录等。

Ⅱ 主控项目

6.4.6 用于屋面保温的改性聚合物轻质浆料的性能应符合设计要求。

检验方法：检查材料的合格证、检测报告、进场验收记录和材料复验报告。

检查数量：按同一厂家、同一品种、同一批次进场检验批次，每批次随机抽取8m2试样进行检查。

【条文说明】改性聚合物轻质浆料屋面所用改性聚苯颗粒、水泥以及外加剂等材质、品种、规格、性能直接影响整个工程的质量，应仔细检查产品合格证书，进场验收记录、性能检测报告和复检报告。

6.4.7 用于屋面保温的改性聚合物轻质浆料导热系数、密度、抗压强度和燃烧性能应符合设计要求，并应进行见证取样复检。

检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：按同一厂家、同一品种、同一批次，每1000m2屋面保温用改性聚合物轻质浆料，应复验一次，不足1000m2时，应复验一次。

6.4.8 改性聚合物轻质浆料保温层的厚度应符合设计要求。

检验方法：用钢针插入和尺量检查。

检查数量：100m2抽查一处，每处不得少于10m2，整个屋面检查不得少于3处，厚度误差不得超过±5mm。

Ⅲ 一般项目

6.4.9 改性聚合物轻质浆料兼做找平层时，平整度不应大于3mm。

检验方法：2m靠尺。

检查数量：按检验批。

6.4.10 改性聚合物轻质浆料屋面保温层表观质量应符合表6.3.5要求。

检验方法：目视检查、现场量测。

检查数量：全数检查。

表6.4.10 现浇改性聚合物轻质浆料表观质量要求

| 序号 | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裂纹 | 不得有从表面至底部的贯通性裂纹；不得有宽度＞2mm，长度＞500mm的裂缝；宽度在1 mm -2mm，长度≤800mm的裂纹每平方米不得多于4处。 |
| 2 | 表面缺陷 | 单块不得大于0.2㎡，且不能超过总面积的1/10。 |

- 6.5 楼面保温隔声

Ⅰ 一般规定

6.5.1 现浇改性聚合物轻质浆料楼面保温隔声工程质量验收应符合现行国家标准《建筑地面工程质量验收规范》GB 50207、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

6.5.2 楼面保温隔声的工程施工应在基层质量验收合格后进行，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。施工完成后应进行楼面保温隔声工程验收。

【条文说明】在工程验收时无法观察，检测，而这些部位或节点的施工质量又至关重要，甚至与地面使用的安全性能直接有关，应在施工过程中进行检查并做好记录。工程验收时，仅对隐蔽工程验收记录进行审核，检查。

6.5.3 现浇改性聚合物轻质浆料楼面工程检验批划分应符合下列规定：

1  浇筑施工按每一层或每层施工段（变形缝）划分，高层建筑的标准层可按每三层（不足三层按三层计）且不超过3000m2划分；

2  不同构造做法的楼面保温隔声工程应单独划分检验批；

【条文说明】检验批的划分应符合国家现行相关标准规定，并结合工程实际情况进行划分。

6.5.4 现浇改性聚合物轻质浆料楼面保温隔声工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

1 基层；

2 被封闭的楼面保温隔声层厚度；

6.5.5 现浇改性聚合物轻质浆料楼面保温隔声工程验收时，应提交下列技术资料：

1 工程设计文件及图纸、设计变更通知单、施工合同或工程洽商书等；

2 施工组织设计文件、施工方案、隐检记录等；

3 主要原料的质量证明文件，改性聚合物轻质浆料样品材料性能的检测报告；

4 工程质量检测记录和检测报告。

Ⅱ 主控项目

6.5.6 用于楼面保温隔声工程的改性聚合物轻质浆料的性能应符合设计要求。

检验方法：检查材料的合格证、检测报告、进场验收记录和材料复验报告。

检查数量：按同一厂家、同一品种、同一批次进场检验批次，每批次随机抽取8m2试样进行检查。

【条文说明】改性聚合物轻质浆料楼面所用改性聚苯颗粒、水泥以及外加剂等材质、品种、规格、性能直接影响整个工程的质量，应仔细检查产品合格证书，进场验收记录、性能检测报告和复检报告。

6.5.7 用于楼面保温隔声的改性聚合物轻质浆料导热系数、密度、抗压强度和燃烧性能应符合设计要求，并应进行见证取样复检。

检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：按同一厂家、同一品种、同一批次，每1000m2楼面保温隔声用改性聚合物轻质浆料，应复验一次，不足1000m2时，应复验一次。

6.5.8 改性聚合物轻质浆料保温隔声层的厚度应符合设计要求。

检验方法：用钢针插入和尺量检查。

检查数量：100m2抽查一处，每处不得少于10m2，每个房间检查不得少于1处，厚度误差不得超过±5mm。

6.5.9 有隔声要求的楼面，改性聚合物轻质浆料保温隔声层的隔声性能应符合设计要求。

检验方法：专用隔音仪器检测。

检查数量：100m2抽查一处，不足100m2按100m2计。

Ⅲ 一般项目

6.5.10 现浇改性聚合物轻质浆料保温隔声层表观质量应符合表6.3.1要求。

检验方法：目视检查、现场量测。

检查数量：全数检查。

表6.5.11现浇改性聚合物轻质浆料表观质量要求

| 序号 | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裂纹 | 不得有从表面至底部的贯通性裂纹；不得有宽度＞1mm，长度＞500mm的裂缝；宽度在0.5mm～1mm、长度≤800mm的裂纹，每平方米不得多于4处。 |
| 2 | 表面缺陷 | 单块不得大于0.2㎡，且不能超过总面积的1/10。 |
| 3 | 平整度 | 不允许有明显的凹坑和凸起，平整度不应超过6mm。 |
| 4 | 表面密实 | 不得有起砂、蜂窝等缺陷。 |

6.5.11 楼面保温隔声层与基层应粘结牢固，不应有空鼓。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间或标准间不应多于两处。

检验方法：小锤轻击检查。

检查数量：每个检验批检查不少于10处。

# 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”， 反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑地面设计规范》GB 50037

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《屋面工程质量验收规范》GB 50207

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142

《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289

中国工程建设标准化协会标准

改性聚合物轻质浆料应用技术规程

T/CECS  xxx－2023

条 文 说 明

制 定 说 明

本规程《改性聚合物轻质浆料应用技术规程》制定过程中，编制组进行了改性聚合物轻质浆料应用技术的项目研究，总结了我国现浇技术的实践经验，同时参考了喷涂、浇筑、隔声、保温等技术，通过试验研究和工程应用研究，取得了技术成果。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程《改性聚合物轻质浆料应用技术规》时能正确理解和执行条款规定，编制组按章、节 、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。