T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层喷涂施工技术规程

Technical specification for construction of fiber composite mortar and reactive powder concrete thin layer by spraying method

(征求意见稿)

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层喷涂施工技术规程

Technical specification for construction of fiber composite mortar and reactive powder concrete thin layer by spraying method

T/CECS XXX—202X

主编单位：湖南大学

湖南宏力土木工程检测有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中国XX出版社

202X　北　　京

前     言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]22号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1总则；2术语；3材料；4机械设备；5纤维复合砂浆和活性混凝土薄层加固喷涂施工；6检验和验收；7施工安全与环境保护。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会归口管理，由湖南大学设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议径寄解释单位（地址：湖南省长沙市岳麓区湖南大学土木工程学院，邮政编码：410082），以供修订时参考。

主编单位：湖南大学

湖南宏力土木工程检测有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1　总 则	1

2　术 语	2

3　材  料	3

3.1 一般规定	3

3.2 机械喷涂纤维复合砂浆	3

3.3 机械喷涂活性粉末混凝土	3

4　机械设备	5

4.1 一般规定	5

4.2 纤维砂浆喷涂设备要求	5

4.3 活性粉末混凝土喷涂设备要求	6

4.4 设备安装	6

4.5 设备使用	7

5　纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固喷涂施工	8

5.1　一般规定	8

5.2 机械喷涂纤维复合砂浆施工	10

5.3 机械喷涂活性粉末混凝土施工	10

6　检验和验收	11

6.1　一般规定	11

6.2　纤维复合砂浆分项工程	11

6.3　活性粉末混凝土分项工程	14

7　施工安全与环境保护	17

7.1 一般规定	17

7.2 喷涂作业	17

7.3 机械操作	18

用词说明	19

引用标准名录	20

附：条文说明	21

Contents

1　General provisions	（1）

2　Terms 	（2）

3　Materials	（3）

3.1　General requirements	（3）

3.2　Mechanical spraying fiber composite mortar	（3）

3.3　Mechanical spraying reactive powder concrete	（3）

4　Mechanical Equipment	（5）

4.1　General requirements	（5）

4.2　Equipment requirements of mechanical spraying fiber composite

mortar	（5）

4.3　Equipment requirements of mechanical spraying reactive

powder concrete	（6）

4.4　Equipment installation	（6）

4.5　Use of equipment	（7）

5　Fiber composite mortar and reactive powder concrete thin layer reinforced by spraying 	（8）

5.1　General requirements	（8）

5.1　Construction of mechanical spraying fiber composite mortars	（10）

5.2　Construction of mechanical spraying reactive powder concrete	（10）

6　Inspection and acceptance	（11）

6.1　General requirements	（11）

6.2　Subdivisional work of Fiber composite mortar	（11）

6.3　Subdivisional work of reactive powder concrete	（14）

7　Construction Safety and Environmental Protection	（17）

7.1　General requirements	（17）

7.2　Spraying operation	（17）

7.3　Mechanical operation	（18）

Explanation of wording	（19）

List of quoted standards	（20）

Addition:Explanation of provisions	（21）

# 1　总 则

1.0.1为规范纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固采用喷涂施工应用技术要求，保证工程质量，做到技术先进、质量可靠、安全适用、经济合理，低碳环保，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固采用喷涂施工的材料、 机械设备、 施工、检验和验收。

1.0.3 纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固采用喷涂施工应按设计要求进行，施工前应编制施工组织设计，做好施工准备工作，以保证施工顺利进行。

1.0.4 纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固采用喷涂施工的材料、机械设备、施工、检验和验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2　术 语

2.0.1 薄层加固 strengthening layer

在被加固结构构件表面，通过浇筑、抹压或喷涂纤维复合砂浆或活性粉末混凝土，与原构件表面新增高强钢筋网共同形成厚度为15mm~45mm的加固面层。

2.0.2 纤维复合砂浆 fiber composite mortar（纤维复合砂浆）

以水泥、矿物掺合料等为主要成分，同时掺有水泥外加剂和短细纤维，加水和砂拌和而成的具有高强度、高黏结性能和良好流动性能的砂浆。

2.0.3 活性粉末混凝土 reactive powder concrete（活性粉末混凝土）

以水泥、矿物掺合料等活性粉末材料、细骨料、外加剂、高强度微细钢纤维和水等原料生产的超高性能混凝土。

2.0.4 喷涂设备系统 complete equipment for machine spraying

集材料泵送和喷涂功能于一体，或者集材料搅拌、泵送和喷涂功能于一体的机械设备。

2.0.5 喷枪 spray gun

利用压缩空气将拌合物喷射到作业面上的设备。

2.0.6 喷射距离 spraying distance

喷嘴出口与作业面之间的距离。

2.0.7 喷射角 spraying angle

喷嘴中心线与作业面之间的夹角。

# 3　材  料

## 3.1 一般规定

3.1.1 材料的品种、规格、性能等应符合国家相关产品标准和设计规定，并应提供产品合格证书和性能检测报告。

## 3.2 机械喷涂纤维复合砂浆

3.2.1 机械喷涂纤维复合砂浆是一种以硅酸盐水泥为主要胶凝材料、添加多种特种功能化学及矿物外加剂、配以适量砂并配合水拌和而成的具有良好抹面性能的聚合物改性水泥砂浆，具体性能指标如下表3.2.1所示。

表3.2.1  机械喷涂纤维复合砂浆主要技术指标

| 序号 | 项 目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 单组分胶结料，粉体，无结块 | 目测 |
| 2 | 凝结时间 | 初凝/min | ≥45 | DL/T 5126 GB/T 17671 |
|  |  | 终凝/h | ≤24 |  |
| 3 | 抗压强度/MPa | 28d | 30-85 |  |
| 4 | 抗折强度/MPa | 28d | 4.5-15 |  |
| 5 | 与混凝土的正拉粘结强度/MPa | 28d | 0.5(粘结面破坏)-4.2 (混凝土破坏) | GB50367 |
| 6 | 与混凝土的正拉粘结强度(配合HPM-J界面剂)/MPa | 28d | 砂浆或混凝土破坏 |  |
| 7 | 限值膨胀率,％ | 水中7d | 0.20-0.50 | GB 23439 |
|  |  | 空气中21d | -0.10-0.40 |  |

## 3.3 机械喷涂活性粉末混凝土

3.3.1 机械喷涂活性粉末混凝土是一种以水泥、矿物掺合料等活性粉末材料、细骨料、外加剂、高强度微细钢纤维和水等原料生产的超高性能混凝土。具体性能指标如下表3.3.1所示。

表3.3.1  机械喷涂活性粉末混凝土主要技术指标

| 序号 | 项目 | 性能要求 |  | 试验规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 粉料无结块乳液 |  | 目测 |
| 2 | 立方体抗压强度，MPa | 28d | 100-180 | GB/T 50081 |
| 3 | 弹性模量，GPa | 28d | ≥40 | GB/T 50081 |
| 4 | 与混凝土的正拉粘接强度，MPa | 28d | 0.5（粘接面破坏）-4.2（混凝土破坏） | GB 50367 |
| 5 | 抗冻等级 | F500 |  | GB/T 50082 |
| 6 | 抗渗等级 | P40 |  | GB/T 50082 |

# 4　机械设备

## 4.1 一般规定

4.1.1 喷涂设备的选择应根据施工场地条件施工要求确定，可采用组合式设备，也可采用一体式设备，宜包括搅拌装置、泵送装置、输送管道组件、喷涂装置。

4.1.2 喷涂装置包含输送管道组件、空气压缩机、压缩空气管道组件、压力显示装置、喷枪等。

4.1.3 喷枪所用输气管道内径不宜小于10mm，其额定工作压力与空气压缩机额定排气压力之比值不应小于2。

4.1.4 输浆管道应耐压耐磨，管道接头应采用自锁快速接头，快速接头内壁与管道内壁应平滑过渡。

4.1.5 应根据施工工艺要求、喷涂厚度、喷涂流量和材料颗粒度等选择喷枪及相应的喷嘴类型和口径。喷枪宜选择直型喷枪，喷枪上应设置空气流量调节阀，宜选择双气阀控制，枪内输气管距离应可调，喷嘴口径应根据不同材料进行调整，一般宜采用10mm～20mm。

## 4.2 纤维砂浆喷涂设备要求

4.2.1 纤维砂浆喷涂机

纤维砂浆喷涂机应采用螺杆式砂浆喷涂机，能够通过螺杆匀速旋转均匀喷涂高粘稠砂浆。设备具体技术要求如表4.2.1所示。

表4.2.1 泵送装置主要设备的基本性能

| 性能 | 螺杆式砂浆输送泵 |
| --- | --- |
| 功率/kW | ≥7.5 |
| 最大水平输送距离/m | ≥60 |
| 最大垂直输送距离/m | ≥30 |
| 最大输出压力/MPa | ≥5 |
| 泵送管径 | 30~50 |
| 输出量/（L/min） | 0.5~200 |

4.2.2 空气压缩机

为了达到好的喷涂效果，空压机关键性能控制指标要求出气量≥2.0m3/min，功率≥5.5kW。

4.2.3 搅拌机

搅拌机应选择盘式搅拌机。为了保证单次搅拌量和均匀性，盘式搅拌机体积应满足单次搅拌量≥0.2m3。

## 4.3 活性粉末混凝土喷涂设备要求

4.2.1 活性粉末混凝土喷涂机

活性粉末混凝土喷涂应采用螺杆式砂浆喷涂机，能够通过螺杆匀速旋转均匀喷涂高粘稠活性粉末混凝土。设备具体技术要求如表4.2.1所示。

表4.3.1 泵送装置主要设备的基本性能

| 性能 | 螺杆式砂浆输送泵 |
| --- | --- |
| 功率/kW | ≥30 |
| 最大水平输送距离/m | ≥150 |
| 最大垂直输送距离/m | ≥80 |
| 最大输出压力/MPa | ≥8 |
| 泵送管径 | 50~75 |
| 输出量/（L/min） | 0.5~200 |

4.2.2 空气压缩机

为了达到好的喷涂效果，空压机关键性能控制指标要求出气量≥13m3/min，功率≥7.5kW。

4.2.3 搅拌机

搅拌机应选择盘式搅拌机。为了保证单次搅拌量和均匀性，盘式搅拌机体积应满足单次搅拌量≥0.2m3。

## 4.4 设备安装

4.4.1 设备的布置应根据实际工程特点、设计要求、施工情况等合理编制施工方案，并应根据加固要求和加固构件的位置、数量，便于浆料的运输及减少设备的移动次数。

4.4.2 安装喷涂设备系统的场地应坚实平整，设备应安放平稳，固定牢靠，进料口和出料口应顺畅。

4.4.3 浆料拌合物的输浆管宜平直布置，弯头不宜多，弯道半径不应小于0.5m，各连接弯管夹角均不应小于90°，管路各段内径规格宜相同，并应减少接头数量，宜将接头设置于操作方便处。输浆管道的连接处应密封良好，不得漏浆滴水。

4.4.4 当输浆管穿越可能受压的交通或运输通道时，管外应设置有效的防护装置。

## 4.5 设备使用

4.5.1 喷涂设备系统操作人员应经专业培训，严格设备使用说明书的要求进行操作使用。

4.5.2配套的水源水压应稳定。

4.5.3 喷涂设备使用前应进行加水试运转，应检查设备系统和安全装置的可靠性。

4.5.4 喷涂设备在装入浆料前应先在管道内加注润滑材料，加注后再输送浆料进行开机操作，喷涂作业时应在浆料顺利流出管道口时再加装喷枪。

# 5　纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固喷涂施工

## 5.1　一般规定

5.1.1　应根据施工现场情况和进度要求，科学合理地确定施工程序、编制施工方案。

5.1.2  不同品种、不同强度等级的材料不应混合使用，运输、储存应防雨、防潮。5.1.3  基层防护与处理应符合下列规定：

1、应预先按设计要求确定喷涂作业面，并做好非作业区域的防护措施。

2、预留洞口等部位应采取保护措施。

3、应将基层表面清洗干净，不应有污垢、灰尘等杂质。

4、砌体基层应在作业前湿润，墙体表面不应有明水。

5、应根据基层平整度及加固厚度要求确定基准，再打灰饼或冲筋。

5.1.4  制作灰饼、冲筋应符合下列规定：

1、灰饼：

1）根据实际平整度、垂直度决定贴灰饼的数量。

2）灰饼尺寸宜为50mm×50mm，间距不应大于1.5m，灰饼厚度应依据实际加固层厚度确定。

3)上下灰饼用吊线板找垂直，水平方向用靠尺板或拉通线找平，宜先上后下。

2、冲筋：

1）如需要冲筋，则在灰饼做好稍收水后，在上、中、下灰饼间抹冲筋。

2）用木杠将冲筋厚度搓成与灰饼相平，同时用刮尺将其两边修成斜面以便与抹灰层搓平顺。

5.1.5  浆料制备应符合下列规定：

1、机械喷涂复合砂浆和活性混凝土应采用机械搅拌。

2、机械喷涂复合砂浆性能应符合本规程3.2.1条要求。

3、机械喷涂活性粉末混凝土性能应符合本规程3.3.1条要求。

5.1.6  喷涂应符合下列规定：

1、根据实际情况确定喷涂方式、顺序和路线，一般宜按先远后近、先上后下、先里后外施工。

2、喷枪移动按“S”形或“几”字形轨迹喷涂，不宜交叉重叠。

3、高处喷涂需要使用脚手架时，脚手架的设计须满足工程的需要，构架结构稳定、连接节点可靠，所选定的设计参数和构配件，不得低于现行国家和行业相关安全技术规范标准。

4、一次喷涂厚度不宜超过20mm，当超过时应分次进行，第二次喷涂应待第一次砂浆达到60%~70%凝结后进行，两次喷涂的时间间隔宜大于24h。

5、当喷涂结束或喷涂过程中需要停顿时，先停泵，后关闭气管。当喷涂作业需要从一个区间向另一个区间转移时，应关闭气管之后进行。

6、喷涂过程中应加强对成品的保护，对各部位喷溅粘附的砂浆应及时清除干净。

5.1.7  喷涂后处理应符合下列规定：

1、喷涂完成后宜在5min~10min内用刮杆等工具对喷涂面进行找平；有漏浆部位应及时喷涂或抹浆补平，并应再次对喷涂面找平。

2、喷涂过程中的落地灰应及时清理，落地灰不能再次用于喷涂施工。

3、喷涂完成后及时清洗喷涂设备、管道以及喷枪。

4、喷涂完成后，应及时进行保湿养护，养护时间不应少于7d。

5.1.8  机械喷涂季节性施工应符合下列规定：

1、施工环境温度宜为5℃~30℃。

2、冬季机械喷涂纤维复合砂浆和活性粉末混凝土施工应符合现行行业标准JGJ104《建筑工程冬期施工规程》的有关规定。

3、冬期施工时，不宜浇水养护。

喷涂过程中的落地灰应及时清理，落地灰不能再次用于喷涂施工。

4、露天环境下，雨雪天、五级风及以上时不宜进行室外机械喷涂纤维复合砂浆和活性粉末混凝土施工，且凝结前不应受雨淋。

5、在高温、多风、空气干燥的季节进行室内机械喷涂纤维复合砂浆和活性粉末混凝土施工时，应对门窗进行封闭。

## 5.2 机械喷涂纤维复合砂浆施工

5.2.1　基层防护与处理应符合本规程第5.1.3条规定。

5.2.2  制作灰饼、冲筋应符合本规程第5.1.4条规定。

5.2.3  浆料制备应符合本规程第5.1.5条规定。

5.2.4  喷涂应符合本规程第5.1.6条规定。喷射距离和喷射角还应符合表5.2.4的规定。

表5.2.5 机械喷涂纤维复合砂浆喷射距离和喷射角

| 工程部位 | 喷射距离 | 喷射角 |
| --- | --- | --- |
| 墙面 | 100~400 | 60°~90° |
| 顶棚 | 150~300 | 85°~90° |

5.2.5喷涂后处理应符合本规程第5.1.7条规定。

## 5.3 机械喷涂活性粉末混凝土施工

5.3.1　基层防护与处理应符合本规程第5.1.3条规定。

5.3.2  制作灰饼、冲筋应符合本规程第5.1.4条规定。

5.3.3  浆料制备应符合本规程第5.1.5条规定。

5.3.4  喷涂应符合本规程第5.1.6条规定。喷射距离和喷射角还应符合表5.3.4的规定。

表5.3.5 机械喷涂活性粉末混凝土喷射距离和喷射角

| 工程部位 | 喷射距离（mm） | 喷射角 |
| --- | --- | --- |
| 墙面 | 150~350 | 85°~90° |
| 顶棚 | 200~300 | 85°~90° |

5.3.5喷涂后处理应符合本规程第5.1.7条规定。

## 6.1　一般规定

6.1.1 施工质量验收除应符合本规程的规定外，尚应符合其它相关规范的要求。

6.1.2 材料进场验收应符合下列规定：

1 应对材料的品种、规格、包装进行检查验收并确认，并应形成相应的验收记录。

2 应对材料的质量证明文件进行核查并确认，纳入工程技术档案。进入施工现场的机械喷涂纤维复合砂浆和活性粉末混凝土应具备出厂合格证、说明书及相关性能检验报告。

6.1.3机械喷涂施工不得对室内外环境造成污染。

6.1.4机械喷涂纤维复合砂浆和活性粉末混凝土施工工程应对附着的基层及其表面处理、对加固薄层的厚度进行控制。

## 6.2　纤维复合砂浆分项工程

Ⅰ  主控项目

6.2.1 对于原材料主控制项目，其水泥、 外加剂以及氯化物和碱的总含量的检查与验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

6.2.2 原材料一般项目的检验与验收应符合下列要求：

1 配制纤维复合砂浆用的中砂和水的检查与验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 5020的有关规定。

2 复合砂浆用纤维应符合有关产品标准的规定。

检查数量：按进场批次逐批检查。

检查方法：检查产品出厂合格证。

6.2.3 纤维复合砂浆施工主控项目的检验与验收应符合下列要求：

1 纤维复合砂浆配合比应由材料试验室按设计要求根据现场实用材料试配， 其性能应符合设计要求。

检查方法：检查配合比设计报告。

2 加固施工用纤维复合砂浆的强度等级应符合设计要求。 用于检查的强度试件应在涂抺施工地点随机抽取， 留取的试件应符合下列规定：

每工作班拌制的同一配合比的砂浆， 取样不少于 1 次；

每一楼层、 同一配合比的砂浆， 取样不少于 1 次；

每次取样应至少留一组标准养护试件和根据实际需要留若干组同条件养护试件。

检验方法： 检查施工记录及试件强度试验报告。

6.2.4若试块不慎丢失、漏取或受损，或对试块强度试验报告有怀疑时，应采用现场非破损或微破损检测方法检测推定纤维复合砂浆的现场强度。

检查数量：按对应现场检测方法的取样规则确定。同类型构件同时施工的作为一批次，每批次应至少检验一组。

检验方法：按对应现场检测方法的技术要求执行。

6.2.5　纤维复合砂浆应均匀连续施工，施工缝的留置和处理应按设计文件要求和施工方案的规定进行。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

6.2.6　纤维复合砂浆施工完毕后应按设计文件和技术方案进行养护。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

6.2.7　纤维复合砂浆终凝后，应按设计文件要求对构件的尺寸偏差进行检查，尺寸偏差限值应符合表8.5.6的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行。

表6.2.7　尺寸偏差限值

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 加固层厚度 | +5 | 探针或钻孔、钻孔检查 |
| 表面平整度 | 0，+8 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 保护层厚度 | -3，+5 | 保护层探测仪检查 |

6.2.8　活纤维复合砂浆终凝后应对加固层与构件界面粘结质量进行检查。锤击检测判定为空鼓结合不良的测点数不应超过总测点数的10%，且不应连续集中出现。

检查数量：每一界面，每隔100~300mm布置一个测点。

检验方法：锤击检测。

6.2.9　纤维复合砂浆施工后不应有严重外观缺陷。对已经出现的严重缺陷，进行修缮处理后应重新检查、验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、测量并检查技术处理方案和返修记录。

表6.2.9　构件严重缺陷

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 加固层疏松或剥离 | 局部不密实或加固层与原构件剥离 | 发生在构件主要受力部位 |
| 加固层裂缝 | 裂缝从加固层表面延伸至界面 | 发生在构件主要受力部位，影响结构性能或使用功能 |
| 连接部位缺陷 | 连接部位活性粉末混凝土破损，加固钢筋松动 | 发生在连接部位，影响结构性能或使用功能 |
| 连接部位 缺陷 | 构件连接处有缺陷，连接钢筋、连接件、后锚固件有松动 | 连接部位有松动，或有影响结构传力性能的缺陷 |

Ⅱ  一般项目

6.2.10　纤维复合砂浆施工后不宜有一般缺陷。若出现麻面、缺棱、掉角、棱角不直、翘曲不平等一般缺陷，应经返修后重新验收。

检查数量：全数检查。

表6.2.10　构件一般缺陷

| 名称 | 现象 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被包裹而外露 | 发生在非主要受力部位，数量少且分布范围小 |
| 蜂窝 | 表面缺少胶凝材料导致钢筋外露 | 发生在非主要受力部位，数量少且分布范围小 |
| 孔洞 | 孔洞深度和长度均超过保护层厚度 | 发生在非主要受力部位，数量少且分布范围小 |
| 夹杂异物 | 夹有异物且深度超过保护层厚度 | 发生在非主要受力部位，数量少且分布范围小 |

## 6.3　活性粉末混凝土分项工程

Ⅰ  主控项目

6.3.1　活性粉末混凝土成品预混料进场时应检查产品的规格和性能。

检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一批号且同一次进场的活性粉末混凝土成品预混料，每批次数量不应大于10t，每批检查一次。

检验方法：检查产品说明书、出厂检验报告。

6.3.2　现场制备活性粉末混凝土时应制作同条件养护试件进行抗压强度试验，试件制作应在浇筑地点随机取样。试件的力学性能试验应按照《活性粉末混凝土》GB/T 31387的有关规定进行。

检查数量：每50m3检验一次。批量不足50m3的，按50m3计算。每班次应至少检验一次，每次检验应至少留置两组试件。

检验方法：检查施工记录及试件抗压强度试验报告。

6.3.3　若试块不慎丢失、漏取或受损，或对试块强度试验报告有怀疑时，应采用现场非破损或微破损检测方法检测推定活性粉末混凝土的现场强度。

检查数量：按对应现场检测方法的取样规则确定。同类型构件同时施工的作为一批次，每批次应至少检验一组。

检验方法：按对应现场检测方法的技术要求执行。

6.3.4　活性粉末混凝土应均匀连续浇筑，施工缝的留置和处理应按设计文件要求和施工方案的规定进行。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

6.3.5　活性粉末混凝土施工完毕后应按设计文件和技术方案进行养护。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

6.3.6　活性粉末混凝土终凝后，应按设计文件要求对构件的尺寸偏差进行检查，尺寸偏差限值应符合表8.5.6的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行。

表6.3.6　构件尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 测点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面尺寸 | -5，+10 | 钢尺测量 | 每个抽查构件布置不少于3个测点 |
| 加固层厚度 | 0，+5 | 钻孔检查 | 每个抽查构件布置不少于1个测点钻孔 |
| 表面平整度 | 0，+8 | 靠尺和塞尺检查 | 每个抽查构件布置不少于3个测点 |
| 保护层厚度 | -5，+8 | 探测仪或钻孔检查 | 每个抽查构件布置不少于1个测区，每个测区不少于7个测点 |

6.3.7　活性粉末混凝土终凝后应对加固层与构件界面粘结质量进行检查。锤击检测判定为空鼓结合不良的测点数不应超过总测点数的10%，且不应连续集中出现。

检查数量：每一界面随机布置5个300mm×300mm的网格测区，每个网格测区布置1个测点。

检验方法：锤击检测。

6.3.8　活性粉末混凝土施工后不应有严重外观缺陷。对已经出现的严重缺陷，进行修缮处理后应重新检查、验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、测量并检查技术处理方案和返修记录。

表6.3.8　构件严重缺陷

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 加固层疏松或剥离 | 局部不密实或加固层与原构件剥离 | 发生在构件主要受力部位 |
| 加固层裂缝 | 裂缝从加固层表面延伸至界面 | 发生在构件主要受力部位，影响结构性能或使用功能 |
| 连接部位缺陷 | 连接部位活性粉末混凝土破损，加固钢筋松动 | 发生在连接部位，影响结构性能或使用功能 |

Ⅱ  一般项目

6.3.9　活性粉末混凝土施工后不宜有一般缺陷。若出现麻面、缺棱、掉角、棱角不直、翘曲不平等一般缺陷，应经返修后重新验收。

检查数量：全数检查。

表6.3.9　构件一般缺陷

| 名称 | 现象 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被包裹而外露 | 发生在非主要受力部位，数量少且分布范围小 |
| 蜂窝 | 表面缺少胶凝材料导致钢筋外露 | 发生在非主要受力部位，数量少且分布范围小 |
| 孔洞 | 孔洞深度和长度均超过保护层厚度 | 发生在非主要受力部位，数量少且分布范围小 |
| 夹杂异物 | 夹有异物且深度超过保护层厚度 | 发生在非主要受力部位，数量少且分布范围小 |

# 7　施工安全与环境保护

## 7.1 一般规定

7.1.1 高处作业应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定。

7.1.2 施工前应进行安全检查，合格后方可施工。

7.1.3 从事高处作业的施工人员，应经过体检，其健康状况应符合高处安全作业的有关要求。

7.1.4 在雷雨、暴风雨、风力大于六级等恶劣天气时，不得进行室外高处作业。

7.1.5 机械设备传动机构外露部分应有安全防护装置。

7.1.6 当采用电气方法在喷涂操作端控制设备启停时，其控制电压应低于36V，并满足防水要求。

7.1.7 电动机、电气控制箱及电气装置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。

7.1.8 机械化施工中的安全防范措施应符合国家标准《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870的有关规定。

7.1.9 机械化施工现场应符合国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297、现行行业标准《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146及当地政府的有关规定。

## 7.2 喷涂作业

7.2.1 喷涂前作业人员应正确穿戴工作服、防滑鞋、安全帽、安全防护眼具等安全防护用品，高处作业时必须系好安全带。

7.2.2 喷涂作业前，应试运行喷涂设备，检查喷枪、喷嘴的运行状态。检查时，枪口应朝向空地。

7.2.3 喷涂作业时，严禁将喷枪口对人。当喷枪管道堵塞时，应先停机卸压，避开人群进行拆卸排除；卸压前严禁敲打或晃动管道。

7.2.4 喷涂过程中，宜设专人协助喷枪人员移动管道，并应定时检查输浆管道连接处是否松动。

7.2.5 润滑用浆液与落地灰应及时收集，并宜妥善利用，减少废弃物排放量。落地灰不能再次用于喷涂施工。

7.2.6 清洗输浆管道时，应先卸压，再进行清洗。

7.2.7 应设置污水沉淀池，对清洗管道后的污水进行沉淀处理，冲洗用水宜循环利用，但不应进入机械设备或管道内部，未经处理的废水不得排放。

## 7.3 机械操作

7.3.1 机械换施工设备应按照说明书要求由专人操作、管理与保养。作业前，应做好安全检查。

7.3.2 机械化喷涂施工前应检查压力保护装置，喷涂施工时应监视压力表变化情况，严禁超载。

7.3.3 非专业检修人员不得拆卸或调整安全装置。

7.3.4 不应在设备使用的同时进行维修；设备出现故障时，不得继续运转。

7.3.5 设备检修前，应先切断电源，并挂牌示意或设专人看护。

# 用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下；

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的有关规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300

《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870

《容积式压缩机验收试验》 GB/T 3853

《一般用固定的往复活塞空气压缩机》 GB/T 13279

《建筑施工机械与设备砂浆泵》 JB/T 11854

《混凝土用水标准》JGJ 63

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011

《活性粉末混凝土》GB/T 31387

《高强钢筋网活性粉末混凝土薄层加固混凝土结构技术规程》T/CECS1325-2023

中国工程建设标准化协会标准

纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层喷涂施工技术规程

T/CECS XXX—202X

条文说明

# 制定说明

- 本规程制订过程中，编制组进行了机械喷涂纤维复合砂浆和活性粉末混凝土的生产和应用现状的调查研究，总结了大量纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固采用机械喷涂的工程实践经验，同时参考了国内外技术标准和规范，并通过大量的调研及验证试验，提出纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固采用机械喷涂的材料、机械设备、 施工、检验和验收要求。

- 为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层喷涂施工技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

1 总  则

1.0.1 纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固技术作为一种新的加固技术，越来越广泛应用于工程结构加固中。而传统的施工效率低下、 材料消耗惊人、 工地扬尘污染、人工成本上升等矛盾日益突出。纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固采用喷涂法施工可以大大提升加固施工的工作效率， 缩短施工周期、节约施工成本、减少环境污染。本规程编制的目的，是为纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固采用机械喷涂施工的材料、机械设备、施工及验收提供一套科学实用的依据，以提高建筑的工程质量，确保其安全可靠和经济合理性，促进行业的健康发展。

2 术  语

2.0.1 本规程提出的“薄层加固”，是指采用纤维复合砂浆或活性粉末混凝土加固时，紧贴被加固结构构件表面配置高强钢筋，再浇筑、抹压或喷射纤维复合砂浆或活性粉末混凝土面层，加固层最小厚度为高强钢筋直径加保护层厚度。

2.0.6、2.0.7 喷射距离及喷射角如图1所示。

图1 喷涂参数示意图

S—喷射距离；θ—喷射角

3 材  料

## 3.1 一般规定

3.1.1 本章是纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固材料的技术指标要求。为规范施工，防止现场浆料配置的随意性，保证工程质量，特规定本章。

## 3.2 机械喷涂纤维复合砂浆

3.2.1 机械喷涂纤维复合砂浆的性能和质量不仅要满足加固设计的要求，还要满足可泵性的要求。防止材料出现保水性差、分层离析严重等问题。机械喷涂纤维复合砂浆在搅拌、运输、泵送、喷涂的过程中会出现砂浆的离析和材料上下层分离现象，尽量减少这种现象的产生或降低分离度，是保证机械喷涂纤维复合砂浆顺利输送和均匀喷涂的前提。

## 3.3 机械喷涂活性粉末混凝土

3.3.1 机械喷涂活性粉末混凝土的性能和质量不仅要满足加固设计的要求，还要满足可泵性的要求。防止材料出现保水性差、分层离析严重等问题。机械喷涂活性粉末混凝土在搅拌、运输、泵送、喷涂的过程中会出现离析和材料上下层分离现象，尽量减少这种现象的产生或降低分离度，是保证机械喷涂活性粉末混凝土顺利输送和均匀喷涂的前提。

4 机械设备

## 4.1 设备选配

4.1.1 根据工程加固的特点，各项工程设计要求、施工进度等也不尽相同，在设备选配时要根据施工要求和工程成本合理选定设备的型号和配套数量。可采用组合式设备，也可采用一体化设备。选择组合式设备时应特别注意各组件技术参数的匹配性。喷涂设备系统应具有浆料过滤、泵送和喷涂功能

4.1.3、4.1.4对管道组件提出了技术要求。机械喷涂作业中，输浆管可能承受较高的工作压力，并且纤维复合砂浆和活性粉末混凝土具有一定的腐蚀性和磨蚀性，因此要求输浆管道耐压、耐磨、耐腐蚀，并在压力输送过程中不得发生爆裂，保证安全可靠。为方便拆卸且不受砂浆和污垢的影响，接头连接要简单快捷，且要具备自锁特点，防止高压时接头崩开引发安全事故。

4.1.5 对不同的喷涂部位，应选择不同长度的喷枪，以方便作业。喷嘴口径过小容易导致堵塞，过大则不能保证喷涂效果。喷涂过程中经常需要调节空气流量，以适应喷涂材料和墙面的变化，故应在喷枪上设置空气流量调节阀。

## 4.2 设备要求

4.2.3 砂浆泵主要包括螺杆式砂浆泵、活塞式砂浆泵、挤压式砂浆泵，各类砂浆泵的应用特点如表13所示。螺杆式砂浆泵适合喷涂细料，但设备易磨损，耗件成本较高；活塞式砂浆泵，适用于掺砂比例较低的普通砂浆的喷涂，大部分应用于建筑工程中的压力灌浆工艺，对高粘度的砂浆（如抗裂砂浆、腻子类）无法喷涂；挤压式砂浆泵泵体较小，便于安装，适用于中高层垂直输送和掺砂比例高和高粘度砂浆的喷涂，能更好的适应普通砂浆及特种砂浆的喷涂，相对来说耗件成本低，后期维护费用少。

表13 各类砂浆泵应用特点

| 特点 | 螺杆式砂浆泵 | 活塞式砂浆泵 | 挤压式砂浆泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率/kw | 5~7.5 | 5~7.5 | 5~7.5 |
| 垂直泵送距离/m | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 水平泵送距离/m | 50~100 | 50~100 | 30~50 |
| 流量/(m3/h) | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| 价格 | 低 | 低 | 低 |
| 耗件成本 | 较高 | 较低 | 一般 |
| 维护费用 | 高 | 低 | 低 |
| 喷涂效果 | 喷涂均匀 | 喷涂均匀 | 喷涂均匀 |

## 4.4 设备安装

4.4.1 便于浆料的运输及减少设备移动的次数。

4.3.3 弯管输送阻力远大于直管，因此布管时应尽量减少弯道。当弯道半径过小时，不仅输送阻力大，而且可能使管道弯曲处损坏。布置胶管或钢管时，应满足弯道半径要求，尤其是水平布置的拐弯胶管，在泵送过程中由于抖动存在逐步缩小弯道半径的趋势，应注意经常检查或适当固定，否则可能产生扭曲憋死现象。

4.3.4 不应在输浆管道上压放物品，防止管道受压变形，增加输浆管道阻力，造成输浆管堵塞；受压过重时，甚至可能导致胶管发生塑性变形或开裂。使用前应检查输气管、输浆管的磨损状况。

## 4.5 设备使用

4.5.1水压不稳定，易造成搅拌用水时多时少，砂浆稠度稳定性无法保证，影响工程质量。

4.4.3 砂浆喷涂设备系统试运转时，如果运转不正常，应立即停止使用，经专人看护、检查或在明显位置粘贴停用标志。

4.4.4 润滑材料可为一定水泥浆液或润管剂，数量根据输浆管长度控制。泵送、喷涂前润滑管道，有效防止砂浆粘于管道内壁后堵管情况的发生，并且能够减小砂浆对管道内壁的摩擦，方便输送，保护管道，便于使用后清理。

5 纤维复合砂浆和活性粉末混凝土薄层加固喷涂施工

## 5.1　一般规定

5.1.3 加固层开裂、空鼓和脱落等质量问题产生的原因往往在于基体表面浮尘、疏松物、脱模剂和油渍等影响砂浆粘结的物质未彻底清除干净。

5.1.4 灰饼、冲筋是作业面的抹平基准，机械喷涂抹灰的灰饼、冲筋设置方法多样，但在设置灰饼、冲筋时宜充分发挥机械喷涂的技术优势，以提高效率，并保证施工质量。冲筋可以为竖筋或横筋，冲竖筋时，快速活动冲筋。

5.1.7本条对喷涂后处理提出要求。用水清理时一种经济的管道清理方式，清洗时所用水泵的水压应符合输浆管清洗要求。当清洗的输浆管较长时，清洗前应压入适量的砂浆。清洗时，人员远离管口，并设防护装置以免冲出物伤人。对清洗后的污物进行沉淀回收。

5.1.8本条对季节性施工提出要求。冬季施工时，混浆机和喷涂设备系统应设置在暖棚内，输浆管道应采取保温措施，机械润滑油应采用冬期用油。喷涂前，作业面不得积存冰、霜、雪等，不得用热水处理作业面或用热水消除作业面上的冰霜。室内喷涂前，宜先做好门窗口等封闭保温围护，必要时可采取供热措施。夏季气温高于35℃时，室外喷涂纤维复合砂浆和活性粉末混凝土应采取遮阳措施，并应加强养护。

## 5.2　纤维复合砂浆喷涂施工工艺流程

5.2.1~5.2.5 纤维复合砂浆薄层加固喷涂施工工艺流程见图2。

基层处理

制作灰饼、冲筋

浇水湿润

涂刷界面剂

（如需要）

施工准备

机械设备

喷涂装置

脚手架

管道组件

泵送装置

材料搅拌装置

吸浆料斗

材料

纤维复合砂浆

散装或袋装

砂浆搅拌

泵送

喷涂施工

刮平压光搓毛

场地设备清理

图2  纤维复合砂浆薄层加固喷涂施工工艺流程

## 5.3　活性粉末混凝土喷涂施工工艺流程

5.3.1~5.3.5 纤维复合砂浆薄层加固喷涂施工工艺流程见图3。

基层处理

制作灰饼、冲筋

浇水湿润

涂刷界面剂

（如需要）

施工准备

机械设备

喷涂装置

脚手架

管道组件

泵送装置

材料搅拌装置

吸浆料斗

材料

活性粉末混凝土

散装或袋装

砂浆搅拌

泵送

喷涂施工

刮平压光搓毛

场地设备清理

图3  活性粉末混凝土薄层加固喷涂施工工艺流程

6 检验与验收

## 6.2 纤维复合砂浆分项验收

Ⅰ　主控项目

6.2.1本条规定了纤维复合砂浆抗压强度试验取样方法，每次检验留置两组试件可防止试块缺失或损坏导致无法检验评定的情况。当试块不慎丢失、漏取或受损，需要通过现场检验的方法来检测其实体强度。

6.2.3、6.3.4采用纤维复合砂浆薄层加固时，也是加固层中钢筋的防护层，加固层厚度和表面平整度都仅允许正偏差，以保证加固层的厚度。钢筋在加固薄层中承受大部分拉应力，因此保护层厚度的控制相比于现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204更加严格。

Ⅱ　一般项目

6.5.7露筋、蜂窝、孔洞、夹杂异物等一般缺陷会降低纤维复合砂浆对钢筋网的防护效果，导致加固层中钢筋锈蚀，因此本条对构件一般缺陷的检查数量和检验方法做了相应规定。

## 6.3 活性粉末混凝土分项验收

Ⅰ　主控项目

6.3.1本条规定了活性粉末混凝土抗压强度试验取样方法，每次检验留置两组试件可防止试块缺失或损坏导致无法检验评定的情况。当试块不慎丢失、漏取或受损，需要通过现场检验的方法来检测其实体强度。

6.3.3、6.3.4采用活性粉末混凝土薄层加固时，薄层承担较大的压应力，也是加固层中钢筋的防护层，加固层厚度和表面平整度都仅允许正偏差，以保证活性粉末混凝土的截面尺寸。钢筋在加固薄层中承受大部分拉应力，因此保护层厚度的控制相比于现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204更加严格。

Ⅱ　一般项目

6.3.7露筋、蜂窝、孔洞、夹杂异物等一般缺陷会降低活性粉末混凝土对钢筋网的防护效果，导致加固层中钢筋锈蚀，因此本条对构件一般缺陷的检查数量和检验方法做了相应规定。

7 施工安全与环境保护

## 7.1 一般规定

7.1.2 应检查垂直输浆管的固定方式是否安全以及是否固定牢靠。如果垂直输浆管未能牢固地安装，可能导致管卡松动，垂直输送管道晃动，进而导致输送管滑脱，造成人身安全事故，所以使用前应重点检查垂直输送管道是否固定牢固，如发现问题，应立即采取措施。

7.1.6 由于纤维复合砂浆和活性粉末混凝土是导电介质，喷枪很可能沾上浆料或水，为保障操作人员安全，远程控制电压必须使用36V以下安全电压。控制器应防水，以防短路。

## 7.2 喷涂作业

7.2.2、7.2.3 规定枪口朝向主要是防止高速气流或喷出物喷射伤人或损坏他物。

7.2.4 在喷涂操作时，喷枪、管道及管内砂浆总重较大，施工人员移位时单人拖动输浆管道容易发生喷枪失控、浆料飞射伤人事故，故宜设专人协助；并且在移动管道过程中，管道接头可能被周围物体钩住或挂住而打开、脱落，导致高压砂浆崩出，故需定时检查。

7.2.7 由于纤维复合砂浆和活性粉末混凝土具有一定的腐蚀性和磨蚀性，清理喷涂设备系统所产生的污物应回收沉淀，并应节约清洗设备及管道的用水。废弃物的处置应符合相关环保要求。

## 7.3 机械操作

7.3.3 安全装置的安装和调试较为复杂，对操作人员专业素质要求较高，设备调整往往需使用专用仪器，非专业的拆卸或调试可能使得设备和操作人员的安全得不到保证。