ICS 13.020.10

Z 04

T/CECS XXXX—20XX

绿色建材评价  陶瓷砖胶粘剂

Green building material assessment- Adhesives for ceramic tiles

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024年02月

2024- XX - XX发布

2024- XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 评价要求	3

5 评价方法	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

《绿色建材评价 陶瓷砖胶粘剂》是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2022 年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字 (2022) 40号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、上海建科检验有限公司。

本文件参加起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件主要审查人：。

绿色建材评价  陶瓷砖胶粘剂

- 范围

本文件规定了陶瓷砖胶粘剂绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于陶瓷砖胶粘剂的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 6566  建筑材料放射性核素限量

- GB/T 15432  环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

- GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

- GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

- GB/T 19001  质量管理体系 要求

- GB/T 19277.1  受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二 氧化碳的方法 第１部分：通用部分（ISO 14855-1:2005，IDT）

- GB/T 23991  涂料中可溶性有害元素含量的测定

- GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

- GB/T 25181  预拌砂浆

- GB/T 28001  职业健康安全管理体系要求

- GB/T 30647  涂料中有害元素总含量的测定

- GB/T 33761  绿色产品评价通则

- GB/T 33797  塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法（ISO 15985:2014，IDT）

- GB/T 41059—2021  陶瓷砖胶粘剂技术要求

- GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

- GB 50178  建筑气候区划标准

- GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

- GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

- JC/T 547  陶瓷砖胶粘剂

- HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

- T/CECS 1307  陶瓷饰面材料、石材背胶粘贴工程应用技术规程

- T/CECS 10048—2019  绿色建材评价 预拌砂浆

- 术语和定义

GB/T 41059—2021、T/CECS 10048—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材 green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

[来源：T/CECS 10048—2019，3.1]

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

[来源：T/CECS 10048—2019，3.2]

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

[来源：T/CECS 10048—2019，3.3]

- 陶瓷砖胶粘剂 ceramic tiles adhesive

将墙面或地面陶瓷砖粘贴于基面的建筑材料。

- 水泥基胶粘剂（C） cementitous adhesive

由水硬性胶凝材料、矿物集料、有机外加剂组成，使用时需与水或其他液体材料拌合的粉状混合物。

[来源：GB/T 41059—2021，3.3]

环境产品声明 environmental product declaration

EPD

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

[来源：T/CECS 10048—2019，3.4]

- 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

[来源：T/CECS 10048—2019，3.5]

- 评价要求

  - 一般要求

- 4.1.1  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料。

- 4.1.3  生产企业污染物排放应符合相关环境保护法律法规的规定，应达到国家和地方污染物排放标准及总量控制指标要求，近3年无重大安全事故和重大环境污染事件。

- 4.1.4  生产企业应安装有效的颗粒物回收装置和有效的局部或整体密闭排气收集系统，收集后进入密闭式负压废弃处理系统，并正常运转。

- 4.1.5  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付给持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.6  生产企业应提供产品环境产品声明（EPD）和碳足迹报告。

  - 评价指标要求

陶瓷砖胶粘剂评价指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。陶瓷砖胶粘剂的评价指标要求见表1。

- 表1  陶瓷砖胶粘剂评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程产生废弃物利用率 |  |  |  | % | ≥98 |  |  |  | T/CECS 10048—2019 附录A.1 |
|  | 纸袋类包装材料降解率 |  |  |  | % | ≥90 |  |  |  | GB/T 19277.1 或GB/T 33797 |
| 能源属性 | 单位产品生产能耗a |  | 无破碎制砂工艺 |  | kgce/t | ≤1.45 | ≤1.20 |  | ≤0.85 | GB/T 2589 |
|  |  |  | 有破碎制砂工艺 |  |  | ≤1.50 | ≤1.30 |  | ≤1.00 |  |
| 环境属性 | 生产区内生产时段无组织排放总悬浮颗粒物 |  |  |  | mg/m3 | ≤5 |  |  |  | HJ/T 55 或 GB/T 15432 |
|  | 放射性 核素限量 |  |  | IRa | - | ≤0.6 |  |  |  | GB 6566 |
|  |  |  |  | Ir | - | ≤0.6 |  |  |  |  |
|  | 总铅（Pb）含量b |  |  |  | mg/kg | ≤90 |  |  |  | GB/T 30647 |
|  | 可溶性 重金属b |  |  | 镉（Cd） |  | ≤75 |  |  |  | GB/T 23991 |
|  |  |  |  | 铬（Cr） |  | ≤30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 汞 （Hg） |  | ≤60 |  |  |  |  |
| 品质属性 | 原始拉伸粘结强度实测值与 设计值的比值 |  |  |  |  | ≥1.05 |  | ≥1.1 | ≥1.3 | GB/T 41059 或 JC/T 547 |
|  | 晾置后拉伸粘结强度实测值与 设计值的比值 |  |  |  |  | ≥1.05 |  | ≥1.1 | ≥1.3 |  |
|  | 耐久性 | 浸水后拉伸强度实测值与设计值的比值 |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 |  | ≥1.3 |  |

- 表1  陶瓷砖胶粘剂评价指标要求（续）

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 品质属性 | 耐久性 | 热老化后拉伸强度实测值与设计值的比值 | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.3 | GB/T 41059 或 JC/T 547 |
|  |  | 冻融循环后拉伸强度实测值与设计值的比值 | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.3 |  |
|  | 特殊 性能c | 柔性变形实测值 与设计值的比值 | - | ≥1.05 |  | ≥1.2 |  |
|  |  | 滑移实测值 与设计值的比值 | - | ≤1.0 |  | ≤0.4 |  |
| 注：a 企业具有上料、包装、码垛自动化系统的，单位产品生产能耗限值增加0.35kgce/t；企业具有上料、包装、码垛、存贮、分拣自动化系统，单位产品生产能耗限值增加0.55kgce/t。 b 本条款适用于生产过程中添加固体废弃物的陶瓷砖胶粘剂产品，不适用于未添加固体废弃物的陶瓷砖胶粘剂产品。 C 本条款适用于具备柔性变形和抗滑移的产品，若不涉及则不参评此指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

  - 生产企业按第4章的规定提供相关证明文件。

  - 陶瓷砖胶粘剂进行评价时应提供近1年且满足GB/T 25181、GB/T 41059、JC/T 547、T/CECS 1307等要求的产品质量检验合格报告。如按三星级进行评价，应提供满足产品明示标准中最高等级要求的检验合格报告。

  - 生产企业满足第4章对应评价等级的全部评价指标要求时，判定评价结果符合该评价等级。